ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ПО ВЫСШЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра "Машины и технология обработки металлов давлением"

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ ПО КУРСУ

"НАГРЕВ И НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА"

Ростов-на-Дону, 1996

Составитель:   к.т.н., доцент А.И.Шипулин

УДК  621.735.

Методические указания к лабораторный работам по курсу "Нагрев и нагревательные устройства"/ДГТУ,

г.Ростов-на-Дону, 1996. II с.

Методические указания предназначены для студентов дневного отделения специальности 120400 "Машины и технология обработки металлов давлением".

Печатается по решению методической комиссии факультета "Технология машиностроения".

Научный редактор    к.т.н., доцент Б.С.Мороз

Рецензент 		к.т.н., доцент К.М. Колмаков

© Донской государственный технический университет, 1996

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

Перед выполнением лабораторных работ все студенты должны пройти инструктаж по технике безопасности, который оформляется записью в контрольном листке.

При выполнении работ необходимо соблюдать общие правила техники безопасности и следующие дополнительные требования.

Производить включение оборудования (испытательной машины, гидравлического пресса, электропечи, электроконтактного нагревателя) только по указанию преподавателя. О включении необходимо предупредить всех окружающих. Запрещается находиться а опасной зоне работающего оборудования в процессе проведения экспериментов.

Настройку и смену инструмента производить только после включения оборудования и полной его остановки. Запрещается поправлять образцы при включенном оборудовании.

Загрузку и выгрузку электропечи производить только в выключенном положении с помощью клешей и в рукавицах в присутствии преподавателя или лаборанта.

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА 1

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОКИСЛЕНИЯ МЕТАЛЛА ПРИ НАГРЕВЕ

Основным назначением нагрева перед ковкой и штамповкой является изменение механических свойств металла (снижение предела прочности повышение пластичности).

Нагрев металла является процессом не только физический, но и химическим, так как газы печной атмосферы (кислород, углекислый газ, водяной пар) при нагреве в пламенных печах и кислород воздуха при нагреве в электрических печах при высокой температуре вступают в активное взаимодействие с металлом. В результате происходит окисление - угар металла.

Окисление (угар) - процесс нежелательный, так как приводит к значительным потерям металла на угар, а также понижает качество поковок, ускоряет износ штампов, повышает затраты на дополнительную обработку поковок. На процесс окисления оказывают существенное влияние различные факторы: температура и продолжительность нагрева, химический состав материала, состояние поверхности и форма заготовки, состав печной атмосферы и др.

При оценке качества нагрева металла с точки зрения величины угара (окисления) в практике принято различать: угар по массе, поверхностный угар, скорость окислении, толщину слоя окалины.

Пол массой угара понимают количество окисленного в процессе нагрева металла, выраженное в процентах к его первоначальной массе. Поверхностный угар означает количество окисленного металла, отнесенного к единице поверхности нагреваемой заготовки. Скорость окисления рассматривают как отношение поверхностного угара ко времени нагрева. Толщина слоя окалины определяется отношением поверхностного угара к объемному весу окалины и средне ну содержанию железа в окалине.

ЦЕЛЬ  РАБОТЫ

Экспериментальное исследование влияния температуры нагрева и химического состава материала заготовок на величину угара (окисления) металла.

ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ, ИНСТРУМЕНТ

1. Электропечь сопротивления модели СНОЛ 1.6.2, 5/11-И2.

2. Набор образцов из углеродистой и легированной сталей.

3. Измерительный инструмент: штангенциркуль, весы с комплектов разновесов.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Измерить диаметр и длину исходных заготовок с точностью 0,1 мм.

2. Взвесить образцы с точностью 0,01 г. Массу и размеры образцов записать в таблицу.

3. Включить электропечь и разогреть ее до температуры 800º С. Загрузить образцы в электропечь. Включить печь и записать время включения печи.

4. Производить нагрев до заданной температуры. После достижения температуры 900º С отключить печь, записать время нагрева и вынуть два образца (один из углеродистой стали, другой из легированной стали). Охладить их в воде.

5. Включить печь и произвести нагрев заготовок последовательно до температуры 1000ºС и 1100ºС и затеи провести аналогичные действия согласно пункта 4.

6. Очистить образцы от окалины и взвесить их с точностью 0.01 г.
Результаты взвешивания записать в таблицу.

7. Рассчитать:

- весовой угар

- поверхностный угар по формуле

где	F – боковая поверхность образца

- скорость окисления по формуле

- толщину слоя окалины по формуле

где 	ρ – объёмный вес окалины (принимаем равным 0,039-0,04 г/мм):

q – среднее содержание железа в окалине, которое колеблется в пределах 0,715 – 0,765 г/г.

Таблица 1

| № | Раз-меры образца | Мар-ка стали | Масса образ-ца до нагре-ва, G1 | Продол-житель-ность нагрева, τ | Мас-са образца после нагрева, Gz | Весовой угар | По-верх-ност-ный угар, а | Ско-рость окис-ления, W | Толщи-на слоя окали-ны, S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d, мм | l, мм |  |  |  |  | ΔG | у |  |  |  |

8. По данным таблицы построить кривые зависимости угара от температуры нагрева.

9. Сделать выводы по работе.

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПЕЧИ СОПРОТИВЛЕНИЯ

Основными показателями работы нагревательного устройств являются производительность, удельный расход топлива и коэффициент полезного действия.

Производительность нагревательного устройства определяется массой нагреваемого металла. Для сравнительной оценки работы нагревательных устройств служит удельная производительность или напряженность пола печи, которая определяется отношением производительности к площади пода печи.

Показателем использования тепла в нагревательном устройстве является удельный расход топлива, который показывает какое количество топлива израсходовано на единицу нагреваемого металла.

Коэффициент полезного действия нагревательного устройства -есть отношение количества тепла, полученного нагреваемым металлом к количеству тепла полученного от сжигания топлива а нагревательном устройстве. Таким образом, коэффициент полезного действия определяет долю полезно использованного тепла при нагреве.

ЦЕЛЬ  РАБОТЫ

Экспериментальное определение коэффициента полезного действия лабораторной камерной электропечи сопротивления при нагреве стальной заготовки.

ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ, ИНСТРУМЕНТ

1. Лабораторная камерная электропечь сопротивления модели СНОЛ 1.6.2.5/11-И2.

2. Заготовка из стали 35.

3. Измерительные приборы: потенциометр типа КСП-4, амперметр типа ЭЗО, вольтметр типа Э378, штангенциркуль.

ПОРЯДОК  ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТЫ

1. Измерить диаметр и длину заготовки.

2. Установить заготовку в рабочее пространство кечи, вставить термопару в глухое отверстие, в осевой части заготовки до соприкосновения ее с дном, закрыть дверцу печи и включить печь. Зафиксировать время начала нагрева.

3. Нагреть заготовку до температуры 860º С, регистрируя через каждые 0,25 час показания приборов: силу тока, напряжения, температуру рабочего пространства печи, центре заготовки. Результаты измерений записать в таблицу.

4. По достижению заготовкой заданной температуры отключить печь и зафиксировать время окончания нагрева.

5. Рассчитать:

- среднюю потребляемую печью мощность во время нагрева

;

- общее количество тепловой энергии, эквивалентное электрической, потребленное печью за время нагрева заготовки

;

- количество тепла, поглощенное нагреваемой заготовкой за время нагрева

,

где с2 и с1 - теплоемкость стали 15 при температурах в интервале от 0 до 860ºС. Принимаем с1 =0,45 кДж/кгºС, с2 =0,703 кДж/кгºС.

- коэффициент полезного действия электропечи

,

Результаты расчётов записать в табл. 2

ТАБЛИЦА 2

| № | Вре-мя нагре-ва τ | Темпе-ратура | Сила тока I | Напря-жение U | Мощ-ность W | Сред. мощность Wср | Кол. тепла Q3 | Кол. тепла Qм | К.П.Д. η |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | tn | tm |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Но результатам эксперимента построить графики изменения мощности, потребляемой печью при нагреве заготовки, и температуры заготовки в функции временя. Сделать выводы по работе.

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  3

НАГРЕВ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ЗАГОТОВОК

ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫМ СПОСОБОМ

Электроконтактный нагрев - это технологический процесс нагрева заготовки,   включенной  непосредственно  в  электрическую  цепь. При   прохождении электрического  тока  по  заготовке  электрическая энергия  преобразуется в тепловую. На рисунке   представлена  схема  электроконтактной  установки.

Схема электроконтактной установки

Элементами электроконтактного устройства являются: источник тока, токопроводящие провода, токоподводящие зажимные контакты. Кроме этого, и установках имеется механическая часть, элементы которой не запитываются электрическим током.

Электроконтактный нагрев характеризуется параметрами: электрическими

- это мощность установки, электрический ток в нагрузке, электрическое
напряжение на нагрузке, коэффициент мощности установки: технологическими

- скорость нагрева, продолжительность нагрева, коэффициент полезного
действия.

Контактный нагрев обладает рядом преимуществ перед другими методами и является особенно эффективным при нагреве, пруткового материала с диаметром до 70 мм и отношением длины заготовки к квадрату диаметра не менее единицы.

ЦЕЛЬ  РАБОТЫ

Экспериментальное исследование продолжительности нагрева в зависимости от геометрических параметров заготовки.

ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ, ИНСТРУНЕНТ

- Электроконтактный нагреватель.

- Набор заготовок.

- Мерительный инструмент: штангенциркуль, секундомер, оптический пирометр.

ПОРЯДОК  ВЫПОЛНЕНИЯ  IАБОТЫ

- Измерить диаметр и длину исходных заготовок.

- Подготовить электроконтактную установку к работе (включить воду для охлаждения контактов, запустить компрессор и созвать давление 4 ат  в системе прижимов заготовки).

- Включить установку и засечь время начала нагрева заготовки. Нагреть заготовку до температуры 1200º С. Замерить температуру с помощью оптического пирометра. Отключить установку и засечь время окончания нагрева.

Эксперимент повторить для трех заготовок. Результаты записать в таблицу.

- Рассчитать продолжительность нагрева по формуле

(сек.)

где

с - средняя удельная теплоемкость металла заготовки для интервала температур от 20º С до 1200 º С.

ρ- плотность металла заготовки;

tН - начальная температура заготовки;

n = 16,7-25 - оптимальная электрическая мощность, подводимая к заготовке. Результаты расчета записать в табл.3

ТАЛИЦА 3

| № | Размеры заготовки | Температура | Время нагрева τфак | Продолжительность нагрева τрас |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Диаметр d | Длина l | tH | tk |  |  |

5.По результатам расчетов построить график зависимости продолжительности нагрева от геометрических параметров заготовки. Сделать выводы по работе.

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  4

ИССЛЕДОВАНИЕ  И  РАСЧЕТ  НАГРЕВА

МАССИВНЫХ  ЗАГОТОВОК В ЭЛЕКТРОПЕЧАХ

Процесс нагрева крупных (массивных) заготовок и слитков является более сложным и ответственным. Продолжительность нагрева массивных заготовок рассчитывается по формулам теплопередачи теплопроводностью, т.е. основана на решении дифференциального уравнения теплопроводности (уравнения Фурье).

При нестационарном температурном поле () уравнение Фурье для одномерного теплового потока имеет ряд решений. Поэтому для получения однозначного решения необходимо знать начальные и граничные условия.

Начальными условиями начинается распределение температуры в теле в какой-либо момент времени.

Граничными или поверхностными условиями называются условия, характеризующие изменение температуры на границе (на поверхности) тела.

Сущность расчета процесса нагрева массивных заготовок сводится к определению продолжительности нагрева заготовки на каждой периоде нагрева с учетом начальных и граничных условий и полной продолжительности нагрева, или температуры центра заготовки за определенный период времени.

ЦЕЛЬ  РАБОТЫ

Теоретическое и экспериментальное определение температуры середины заготовки при нагреве массивных заготовок.

ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ, ИНСТРУМЕНТ

1. Лабораторная камерная электропечь сопротивления модели СНОЛ 1.6.2, 5/11-И2.

2. Заготовка из стали 35.

3. Измерительные приборы: потенциометр типа КСП-4, амперметр типа Э30, вольтметр типа Э378, штангенциркуль.

ПОРЯДОК  ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТЫ

- Измерить диаметр и длину нагреваемой заготовки.

- Установить заготовку в рабочее пространство печи, вставить термопару в глухое отверстие, в осевой части заготовки до соприкосновения ее с дном, закрыть дверцу печи и включить печь. Зафиксировать время начала нагрева.

- Нагреть заготовку до температуры 900ºС, регистрируя через каждые 0,25 часа показания приборов: температуру рабочего пространства печи и центра заготовки.

- По результатам эксперимента построить график изменения температуры печи во времени и разбить его на четыре участка.

- Для каждого участка определить среднюю температуру печи. Результаты расчета записать в таблицу.

- Рассчитать:

- коэффициент теплопередачи для каждого участка по формуле

Tn – средняя температура печи на каждом участке в ºК;

- критерий Био для каждого участка по формуле

,

где λ – теплопроводность.

- температуру в центре заготовки на каждом участке по формуле

,

где 	 - начальная температура металла;

β – постоянная величина, зависящая от критерия Био;

f – коэффициент, принимаемый от 0,1 до 0,6.

Результаты расчёта занести в таблицу 4.

ТАБЛИЦА 4

| № | Заготовка | Время нагрева τ | Температура | Коэффициент теплопередачи α1+k | Критерий Био Bi | Температура |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d | l |  | Печи tn | заготовки |  |  |  |
| 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 0,25 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 1,75 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 2,25 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 2,75 |  |  |  |  |  |

6. По результатам расчета построить график изменения температуры заготовки в зависимости от времени нагрева. Сделать выводы по работе.