Дисциплина «Электроника»

Лекция 1

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1. Общие сведения о полупроводниках

Историческое, но не физическое определение полупроводника основано на различной способности веществ проводить электрический ток. По значению удельной электрической проводимости  полупроводниковые материалы

γ=10−101041Омсм

занимают промежуточное положение между металлами γ=1061041Омсм

и диэлектриками γ<10−101Омсм.

Как видно, для полупроводников характерен очень широкий диапазон удельной проводимости. Большинство веществ относятся именно к полупроводникам.

Полупроводниковые материалы по химическому составу можно разделить на простые и сложные.

Простыми полупроводниковыми материалами являются химические элементы бор В, углерод С, германий Ge, кремний Si, селен Se, сера S, сурьма Sb, теллур Te и др. Наиболее широкое применение как самостоятельные полупроводниковые материалы нашли только три из них: германий, кремний и селен. Остальные используются в качестве легирующих добавок к германию и кремнию или компонентов сложных полупроводниковых материалов.

Кремний Si – элемент IV группы Периодической системы элементов; после кислорода – самый распространенный элемент в природе: он составляет примерно 1/4 массы земной коры. Многочисленные соединения кремния входят в большинство горных пород и минералов. Песок и глина, образующие минеральную часть почвы, также представляют собой соединения кремния. Наиболее распространенным соединением этого элемента является двуокись кремния SiO2. Свободная двуокись кремния встречается главным образом в виде минерала кварца. Кремний в свободном состоянии в природе не встречается.

В группу сложных полупроводниковых материалов входят химические соединения, обладающие полупроводниковыми свойствами и включающими в себя два, три и более элементов I–VIII групп. Типичными полупроводниковыми соединениями являются соединения AIIIBY, а также арсенид галлия GaAs, антимонид индия InSb, фосфид индия InP и соединения AIIBYI, такие, как сульфид цинка ZnS (цинковая обманка).

Арсенид галлия GaAs – один из перспективных полупроводниковых материалов типа AIIIBY, обладающий по сравнению с германием и кремнием большей шириной запрещенной зоны. Другим преимуществом арсенида галлия является высокая подвижность электронов и дырок. Арсенид галлия получают сплавлением в кварцевой ампуле чистых мышьяка и галлия. Рост кристаллов происходит из зародыша, возникающего самопроизвольно. Наиболее распространенными методами получения монокристаллов арсенида галлия являются выращивание из расплава, направленная кристаллизация и бестигельная зонная плавка.

3.2. Структура полупроводников

3.2.1. Собственный полупроводник.

Полупроводники представляют собой кристаллы с регулярной структурой. Кристаллическая решетка германия (и кремния) называется тетраэдрической, или решеткой типа алмаза (рис. 3.2). В основе такой решетки лежит пространственная фигура – тетраэдр, в углах и в центре которой расположены атомы. Характерная особенность тетраэдрической системы заключается в одинаковом расстоянии центрального атома от четырех угловых. Каждый угловой атом, в свою очередь, служит центральным для других четырех ближайших атомов, которые также образуют тетраэдр.

Рис. 3.2

. Энергетические зоны, подобно энергетическим уровням электрона в изолированном атоме, в общем случае разделены интервалами запрещенных энергий Wi, которые называют запрещенными зонами .

Электроны в изолированном атоме стремятся занять уровни с минимальной энергией. Незаполненной или частично заполненной может быть лишь внешняя оболочка, т.е. внешний валентный уровень. Верхние энергетические уровни остаются свободными. Самую верхнюю из заполненных зон называют валентной зоной, а самую нижнюю из свободных зон – зоной проводимости.

Таким образом, энергетический спектр электронов в кристалле имеет зонную структуру.

Так как движение электрона во внешнем электрическом поле связано с изменением его скорости и энергии, то на электрической схеме такое движение соответствует перемещению электрона по близлежащим уровням разрешенной зоны. Это означает, что принимать участие в электропроводности могут только те электроны твердого тела, которые расположены в зонах, не полностью заполненных электронами.

У полупроводников и диэлектриков между валентной зоной и зоной проводимости имеется запрещенная зона. При температуре абсолютного нуля и в отсутствие внешнего воздействия их валентная зона полностью заполнена, а зона проводимости свободна от электронов. С этой точки зрения различие между диэлектриком и полупроводником чисто количественное. К полупроводникам условно относят вещества с шириной запрещенной зоны Wi=0,053 эВ (см. рис. 3.4,а), а к диэлектрикам – вещества с  Wi > 3 эВ (см. рис. 3.4,б).

При образовании кристаллов атомы настолько сближаются, что их внешние электронные оболочки перекрываются. Валентные электроны соседних атомов становятся общими, двигаясь по орбитам, на каждой из которых может находиться не более двух электронов. Внешний слой оболочки таких полупроводников, как германий и кремний, состоит из четырех электронов, вращающихся вокруг ядра. Эти общие орбиты связывают между собой атомы германия или кремния, образуют так называемые ковалентные или парноэлектронные связи (рис. 3.5,а). Для наглядности атомную решетку германия или кремния можно изобразить в виде плоской сетки, в которой каждый атом соединяется парноэлектронной связью с четырьмя ближайшими атомами (рис. 3.5,б).

а)								б)

Рис. 3.5

Эту решетку принимают за идеальную, а полупроводники с такой решеткой называют собственными. При температуре абсолютного нуля 0К все электроны в собственном полупроводнике связаны. Если поместить такой полупроводник в электрическое поле, то электрический ток не может возникнуть, так как все связи в решетке заполнены и свободных носителей заряда нет. В этих условиях полупроводник будет обладать свойствами идеального изолятора.

Электрон проводимости может появиться в собственном полупроводнике только в том случае, если валентный электрон освободиться из какой-либо связи. Для этого необходима определенная энергия. Освобождение валентных электронов может происходить за счет тепла, энергии электрического поля и различных видов излучений.

Рис. 3.6

Зонная диаграмма собственных полупроводников представлена на рис. 3.6, где Wc – нижний энергетический уровень зоны проводимости, называемый дном зоны проводимости; Wv – верхний энергетический уровень валентной зоны, называемой потолком валентной зоны; Wo – ширина запрещенной зоны. Стрелкой обозначен переход электрона из валентной зоны в зону проводимости.

Энергия, которую нужно сообщить валентному электрону для того, чтобы он стал электроном проводимости, зависит от силы связи валентных электронов с атомами. Для разных полупроводников она будет различной. Так как при освобождении электрон получает дополнительную энергию, то его полная энергия будет больше, чем у связанных электронов на величину, необходимую для разрыва связи. Ширина запрещенной зоны характеризует энергию, необходимую для освобождения электрона от валентной связи. Для германия ширина запрещенной зоны при нормальной температуре составляет Wo = 0,72 эВ, для кремния Wo = 1,12 эВ, для арсенида галлия Wo = 1,35 эВ.

Число электронов проводимости увеличивается с повышением температуры по экспоненциальному закону

n0=NCexpWF−WC2kT,   ,                                           (3.1)

где    n0  –  концентрация электронов проводимости;

NС – эффективная плотность квантовых состояний в зоне проводимости;

k = 1,3810-23 Дж/К = 8,6210-5 эВ/К – постоянная Больцмана;

WF – энергия Ферми;

Т   –  температура, К.

Если валентный электрон стал электроном проводимости, то атом, которому он ранее принадлежал, теряет электрическую нейтральность. С переходом электронов из валентной зоны в зону проводимости кристалл приобрел проводимость. Следует отметить, что при этом в валентной зоне появились вакантные уровни. При разрыве ковалентной связи между атомами образуется свободный электрон и незавершенная связь, которой на данной диаграмме соответствует возможное, но не занятое электроном, состояние в валентной зоне. Не занятое электроном энергетическое состояние в валентной зоне называют дыркой проводимости или просто дыркой.

Появление вакантных уровней в валентной зоне свидетельствует о том, что и для валентных электронов появилась возможность изменять величину своей энергии, а следовательно, и участвовать в процессе протекания тока через кристалл.

Делаем вывод, что в полупроводниках могут иметь место два механизма проводимости: за счет движения свободных электронов в зоне проводимости и за счет движения валентных электронов в валентной зоне.

Естественно, что с повышением температуры количество электронов, получающих достаточную для преодоления запрещенной зоны энергию, возрастает, число электронов в зоне проводимости и число свободных уровней в валентной зоне увеличивается и проводимость полупроводника возрастает.

Дырка может заполняться валентным электроном за счет соседней связи (рис. 3.7). При этом одна связь заполнится, а другая останется незаполненной. При отсутствии внешнего электрического поля дырка, как и электрон, будет совершать хаотическое движение в пределах кристалла. Электрон соседней ковалентной связи за счет энергии тепловых колебаний решетки может заполнить незавершенную ковалентную связь (см. рис. 3.7), в результате чего дырка из положения 1 перейдет в положение 2. В силу тех же причин она может перейти в положение 3,4 и т.д. Таким образом, движение дырки осуществляется за счет перемещения электрона, участвующего в ковалентной связи. Другими словами, движение дырки есть поочередная ионизация неподвижных атомов.

Рис. 3.7

Условно дырку рассматривают как частицу, являющуюся подвижным носителем единичного положительного заряда.

Процесс образования пары «электрон-дырка» называют генерацией пары носителей заряда. Электрон проводимости может вернуться в валентную зону, когда свободный электрон проводимости возвращается в незаполненную ковалентную связь. При этом должна выделяться энергия, затраченная первоначально на генерацию пары, т.е. энергия, равная ширине запрещенной зоны (эта энергия обычно выделяется в виде тепла или света). Процесс исчезновения пары «электрон проводимости – дырка проводимости» называют рекомбинацией носителей заряда.

Из закона сохранения энергии следует, что в стационарных условиях число рекомбинирующих носителей заряда (электронов и дырок) равно числу генерируемых, т.е. скорости процессов генерации и рекомбинации равны. Каждый из носителей заряда существует («живет») в течение некоторого промежутка времени. Среднее значение этого промежутка времени называют временем жизни носителей и обозначают для дырок p, а для электронов n. Оно определяется вероятностью встречи данного носителя заряда с носителем противоположного знака, т.е. зависит от температуры, концентрации подвижных носителей противоположного знака и некоторых других факторов.

При заданной температуре Т осуществляется термодинамическое равновесие между тепловой генерацией и рекомбинацией носителей заряда, в результате чего в зоне проводимости устанавливается некоторая, вполне определенная, концентрация свободных электронов n0, а в валентной зоне – дырок проводимости р0. Свободные носители заряда, возникающие в результате теплового возбуждения и находящегося с решеткой полупроводника в термодинамическом равновесии, называются равновесными, или тепловыми.

Аналогично (3.1) концентрация дырок проводимости р0 определяется по формуле

p0=NVexpWV−WFkT,                                        (3.2)

где NV – эффективная плотность состояний в валентной зоне.

ni=pi=NCNVexp−WF2kT.  .                                 (3.5)

Собственный полупроводник обозначается буквой i от слова intrinsic.

Это важнейшее выражение физики полупроводников показывает, что собственная концентрация электронов резко (экспоненциально) возрастает с увеличением температуры, причем ni при заданной абсолютной температуре Т тем меньше, чем больше ширина запрещенной зоны. При комнатной температуре концентрация свободных электронов и дырок в германии составляет примерно 1013 см-3, а у кремния – около 1010 см-3. Увеличение температуры приводит к возрастанию числа разорванных валентных связей, а следовательно, росту концентрации свободных электронов и дырок.

Полагая, что число атомов в 1 см3 металла или полупроводника имеет значение порядка 1022, получим, что в собственном полупроводнике при комнатной температуре имеется одна пара подвижных носителей заряда на 109 атомов для германия и на 1012 атомов для кремния.

3.2.2. Примесный полупроводник.

Рассмотренная зонная структура полупроводника явилась следствием существования в кристалле внутреннего периодического поля, которое до сих пор принималось идеально правильным. Реальный кристалл всегда содержит значительное количество нарушений (дефектов) кристаллической решетки, которые влекут за собой нарушения идеальности зонной структуры. Энергетические уровни дефектов приводят к образованию локальных энергетических состояний, накладывающихся на идеальную зонную структуру. Отметим, что даже идеальный кристалл имеет поверхностные дефекты, так как поверхностные атомы лишены «соседей», с которыми могут образовать ковалентные связи, и имеют незавершенные химические связи.

Из всех видов дефектов наиболее важными для нас являются атомы примесей.

Примеси вводят в полупроводник для целенаправленного изменения свойств, что позволяет управлять типом электропроводности (электронный, дырочный) и удельной электрической проводимостью. Введение примесей в полупроводник называют легированием. Полупроводник, имеющий примеси, называется примесным, а проводимость, созданная примесью, носит название примесной электропроводности. Для полупроводников характерна сильная зависимость значения удельной проводимости от вида и количества содержащихся в них примесей. Например, при введении в химически чистый германий 0,001% мышьяка его удельная проводимость увеличивается в 10000 раз.

Чужеродные примесные атомы в основном кристалле могут образовывать либо твердые растворы замещения, либо твердые растворы внедрения. В первом случае примесные атомы находятся в узлах кристаллической решетки, во втором – в междуузлиях (рис. 3.10). Для образования растворов замещения необходимо выполнение двух факторов: геометрического и электрохимического. Геометрический фактор найден на основе тщательного анализа большого числа известных сплавов. Его суть заключается в том, что радиусы атомов не должны отличаться более, чем на 15%. Суть электрохимического фактора: для образования растворов замещения необходимо, чтобы атомы примеси и основного кристалла были электрохимически подобны.

Раствор					раствор

Замещения					внедрения

●	●	●	●			●	●	●	●

●	О	●	●			●	●	●	●

О

●	●	●	●			●	●	●	●

О

●	О	●	●			●	●	●	●

●	●	●	●			●	●	●	●

● – атом кристалла

О – примесный атом

Рис. 3.10

Полупроводники, легированные донорными (дающими) примесями, называют n-полупроводниками (от латинского слова negative – отрицательный). Донорами являются пятивалентные элементы: фосфор P, сурьма Sb, мышьяк As и др.

В решетке кремния либо германия четыре валентных электрона атома мышьяка участвуют в образовании ковалентной связи. Пятый валентный электрон атома примеси в ковалентной связи не участвует (рис. 3.11). Со своим атомом он связан силой кулоновского взаимодействия. Энергия этой вилы невелика. Для фосфора, мышьяка, сурьмы она порядка 0,01 эВ в германии и 0,05 эВ в кремнии. Так как при 300 К тепловая энергия kT003 эВ, то очевидно, что при комнатной температуре электрон примеси легко отрывается фононами (под действием тепловых колебаний) и делается свободным. Практически все атомы примеси ионизированы. При этом примесный атом превращается в неподвижный (локализованный) ион с единичным положительным зарядом.

Рис. 3.11

Наряду с ионизацией примеси может происходить и ионизация атомов основного вещества. Однако доминирующую роль в проводимости будут играть электроны примесных атомов, поэтому они называются основными носителями заряда, а дырки – неосновными носителями заряда. Такой полупроводник называется электронным, или n-типа, а примесь, дающая электроны, носит название донорной.

Рис. 3.12

На энергетической диаграмме наличие примеси в решетке полупроводника будет характеризоваться появлением локального уровня WД, лежащего в запрещенной зоне вблизи дна зоны проводимости (рис. 3.12). Для ионизации атома примеси требуется значительно меньшая энергия, чем для разрыва ковалентных связей атома основного вещества. Доминирующая роль в проводимости электронов примесных атомов объясняется тем, что при увеличении, например, в 1000 раз концентрации электронов проводимости, полученных от донорных атомов, нижние энергетические уровни зоны проводимости оказываются занятыми и переход электронов из валентной зоны возможен только на более высокие уровни зоны проводимости. Но для такого перехода электроны должны иметь большую энергию, чем в собственном полупроводнике, и поэтому значительно меньшее число электронов может его осуществить. Соответственно, значительно уменьшается число дырок проводимости в валентной зоне.

Концентрация неосновных носителей в примесном полупроводнике уменьшается во столько раз, во сколько увеличивается концентрация основных носителей. Таким образом, если в германии i-типа ni=pi=1013см-3, а после добавления донорной примеси концентрация электронов возросла в 1000 раз nn=1016см-3, то концентрация неосновных носителей (дырок) уменьшится в 1000 раз и станет pn=1010см-3, т.е. будет в миллион раз меньше концентрации основных носителей

nn >>ni>>pn  .                                                (3.6)

В этом случае можно пренебречь концентрацией собственных носителей заряда и считать, что концентрация основных носителей заряда n*n (электронов) примерно равна концентрации атомов донорной примеси NД

n*n NД  .                                                        (3.7)

Установлено, что для примесных полупроводников n-типа, вплоть до высоких концентраций примеси, выполняется соотношение

nnpn = nipi = n2i = p2i  .                                           (3.8)

В нашем примере получилось: 10161010 = (1013)2 = 1026.

Следует отметить, что кристалл n-полупроводника остается электрически нейтральным. Количество отрицательных зарядов уравновешивается в нем таким же количеством положительных зарядов, значительная часть которых – неподвижные положительные ионы атомов донорной примеси.

Полупроводники, легированные акцепторными (принимающими) примесями, называются р-полупроводниками (от латинского слова positive – положительный). Акцепторы: трехвалентные элементы индий In, галлий Ga, алюминий Al, бор B и др. создают примесную дырочную электропроводность.

Пусть в качестве примеси в кристаллическую решетку полупроводника с ковалентной связью внесены атомы элемента третьей группы периодической системы Менделеева, например, алюминий в решетке кремния. Поскольку высшая валентность алюминия равна трем: Al(13)(1s22s22p63s23p), то одна связь атома кремния будет незавершена (рис. 3.13).

Незавершенная связь в результате тепловых колебаний решетки может быть заполнена электроном соседней связи, которая, в свою очередь, окажется незавершенной. Незавершенная связь – дырка за счет тепловых колебаний решетки – будет совершать хаотическое движение в пределах кристалла. Атом акцепторной примеси, принявший четвертый электрон для завершения ковалентной связи, становится отрицательным ионом. Такой ион называют ионизированным атомом акцепторной примеси. Принимать участие в электропроводности он не может, так как является структурным элементом кристалла. Свободная дырка перемещается по связям кремния и, следовательно, принимает участие в электропроводности полупроводника. В целом кристалл остается нейтральным.

Рис. 3.13

Для того чтобы образовалась дырка, необходима энергия, меньшая чем для разрыва ковалентной связи. В германии и кремнии для бора, алюминия, галлия, индия эта энергия составляет 0,01 – 0,07 эВ. Значит, локальные энергетические уровни акцепторной примеси Wa расположены в запрещенной зоне вблизи потолка валентной зоны (рис. 3.14).

Рис. 3.14

При температуре абсолютного нуля и в отсутствие внешних воздействий на полупроводник акцепторные уровни свободны от электронов. По мере повышения температуры электроны валентной зоны будут заполнять эти локальные уровни при одновременном образовании в валентной зоне соответствующего числа дырок. Вместе с тем возможны и переходы, при которых образуется пара свободных носителей: электрон – дырка.

Количество дырок значительно больше количества свободных электронов, и электропроводность кристалла будет дырочной. В таком полупроводнике основными носителями заряда будут дырки рр , а электроны – неосновными носителями заряда np:

pp>>pi>>np  .                                               (3.9)

Полупроводник с акцепторной примесью носит название дырочного, или р-типа. Число дырок в нем рр приблизительно равно числу атомов акцепторной примеси Nа

р*р  Na  .                                                  (3.10)

Для полупроводника р-типа, аналогично (3.8), также справедливо соотношение

ppnp = nipi = n2i = p2i  .                                      (3.11)

В полупроводниковых приборах используются главным образом полупроводники, содержащие донорные или акцепторные примеси. При обычных рабочих температурах в таких полупроводниках все атомы примеси участвуют в создании примесной электропроводности, т.е. каждый атом примеси ионизирован – либо отдает, либо захватывает электрон.

Чтобы примесная электропроводность преобладала над собственной, концентрация атомов донорной примеси NД или акцепторной примеси Nа должна превышать концентрацию собственных носителей заряда ni=pi. Практически при изготовлении примесных полупроводников это всегда выполняется:

NД>>ni,                                Nа>>pi  .                            (3.12)

Например, для германия, у которого при комнатной температуре ni = pi = 1013см-3, NД и Nа могут быть равными 10151018см-3, т.е. в 102105 раз больше концентрации собственных носителей.

Концентрация примеси 1016 см-3 при числе атомов германия 4,41022 в 1см3 означает, что добавляется всего лишь один атом примеси на четыре с лишним миллиона атомов германия, т.е. примесь составляет менее 10-4%. Но в результате этого концентрация основных носителей возрастает в 1000 раз и соответственно увеличивается проводимость.

Получение полупроводников с таким малым и строго дозированным содержанием нужной примеси является весьма сложным процессом. При этом исходный полупроводник, к которому добавляется примесь, должен быть очень чистым. Для германия посторонние примеси допускаются в количестве примерно не более 10-8%, т.е. не более одного атома на 10 миллиардов атомов германия. А для кремния посторонних примесей допускается еще меньше: они не должны превышать 10-11%.