## Дисциплина «Электроника»

Лекция 2

## 3.3. Токи в полупроводниках

3.1.1. Ток дрейфа.

Движение электронов в кристалле складывается из беспорядочного хаотического движения и упорядоченного направленного движения. Направленное движение носителей зарядов есть электрический ток, который в полупроводниках может быть вызван двумя причинами:

- действием электрического поля;

- наличием неравномерности концентрации.

Поскольку в полупроводниках два типа носителей, то различают дырочную и электронную составляющие тока.

Направленное движение электронов под действием электрического поля называют дрейфом, ток проводимости – дрейфовым током, а скорость направленного движения – дрейфовой скоростью. Полный ток проводимости iдр складывается из электронного inдр и дырочного ipдр токов

iдр=inдр+ipдр. .                                               (3.13)

Несмотря на то, что электроны и дырки движутся в противоположных направлениях, эти токи складываются, поскольку электроны есть отрицательно заряженные частицы, а за направление тока принято направление движения положительно заряженных частиц, и, следовательно, направление электронного тока inдр противоположно направлению движения электронов. Из рис. 3.16 видно; что во внешней цепи течет такой же по величине ток I, как и дрейфовый ток внутри полупроводника. Следует иметь в виду, что во внешней цепи протекает ток, обусловленный электронами проводимости металлических проводников, соединяющих кристалл с источником. Таким образом, ток во внешней цепи – электронный (в металле

электроны – единственный тип носителей заряда) только величина его равна сумме дырочной и электронной составляющих, протекающих внутри кристалла. Уход электрона из полупроводника во внешнюю цепь компенсируется приходом электрона из противоположной контактирующей пластины. Уход же дырок из полупроводника в металл невозможен. Прекращение их существования (рекомбинация) на границе с металлом обеспечивается притоком электронов опять-таки за счет внешней цепи. Не следует забывать: движение дырок есть нечто иное, как поочередная ионизация неподвижных атомов за счет смещения электронов.

Очевидно, что плотность тока дрейфа в полупроводнике jдр складывается из суммы носителей плотностей электронного jnдр и дырочного jpдр токов

jдр= jnдр+ jpдр.  .                                               (3.14)

Плотность электронного дрейфового тока численно равна заряду электронов e с концентрацией n , проходящему за 1с через поперечное сечение единичной площади:

Jnдр=enVn   ,                                                (3.15)

где Vn - средняя скорость поступательного движения электронов под действием поля.

Свободный электрон, двигаясь в кристалле под действием поля, ускоряется до очередного столкновения с атомом кристаллической решетки. При столкновении он отдает атому энергию, полученную от электрического поля, тормозится и снова начинает ускорять свое движение под действием поля до следующего столкновения. В результате за достаточно большой промежуток времени скорость электрона можно характеризовать некоторой средней величиной Vn ..

Рис. 3.17

Экспериментально установлено, что дрейфовая скорость Vn зависит от напряженности электрического поля E. Например, на рис. 3.17 изображена зависимостьV(E) для электронов и дырок в кремнии при 300K. В области слабых полей (E<3*103 В/см) средняя дрейфовая скорость электронов Vn и дырок Vp прямо пропорциональна напряженности электрического поля E:

Vn=µnE ,                                                 (3.16)

где µn – коэффициент пропорциональности, который называют подвижностью электронов.

Этот коэффициент равен абсолютной величине отношения средней скорости, приобретаемой электронами проводимости в кристалле в направлении электрического поля и напряженности последнего

µn=Vn/E  ,                                              (3.17)

и измеряется в м2/Вс.

В области слабых полей подвижность от поля не зависит. Ее значение определяется совместным влиянием механизмов рассеяния носителей заряда на колебаниях решетки и ионах примеси. Для германия подвижность электронов при комнатной температуре равна µn=0.38м2/Вс, для кремния-0.135 м2/Вс, для GaAs-0.45 м2/Вс

В области сильных полей (см. рис. 3.17) дрейфовая скорость стремиться к насыщению

Vn≈Vp≈107см/с  .                                          (3.18)

Аналогичные процессы происходят при упорядоченном движении дырок через кристалл, поэтому

Vp=µpE  ,                                                    (3.19)

где   µp  - подвижность дырок.

При комнатной температуре для германия µp=0.18м2/Вс, для кремния-0.05 м2/Вс, для GaAs-0.045 м2/Вс.

### Тогда для плотности дрейфового тока получим

Jдр=jnдр+jpдр=enVn+epVp=enµnE+epµpE=(enµn+epµp)E=(σn+σp)E=σE,      (3.20)

где e – заряд электрона;

n – концентрация электронов;

p – концентрация  дырок;

σ – удельная электрическая проводимость.

Таким образом, в области слабых полей выражение для плотности дрейфового тока подчиняется закону Ома:

jдр=σE,                                                   (3.21)

σ=e(nµn+pµp),                                                 (3.22)

т.е. удельная проводимость полупроводника зависит от концентрации носителей заряда (электронов и дырок) и их подвижности.

В области очень сильных электрических полей (E>105 В/см) проводимость начинает возрастать из-за увеличения концентрации носителей заряда, что связано с ионизацией полупроводника.

## 3.3.2.  Ток диффузии.

Ток, возникающий при диффузии носителей заряда из области, где их концентрация повышена в направлении области с более низкой концентрацией, называется диффузионным.

Если носители заряда распределены равномерно по полупроводнику, то их концентрация является равновесной. Под влиянием каких-либо внешних воздействий в разных частях полупроводника концентрация носителей заряда может стать неодинаковой, неравновесной. Например, если часть полупроводника подвергнуть действию излучения, то в ней усилится генерация пар носителей и возникает дополнительная концентрация, называемая избыточной.

Вероятность столкновения электронов друг с другом больше там, где выше их концентрация. Поэтому электрон, совершая хаотическое тепловое движение, будет отклоняться в сторону меньших столкновений. В результате носители заряда, совершающие тепловое движение, будут смещаться в направлении уменьшения их концентрации, т.е. стремиться к выравниваю концентраций, что и приводит к протеканию диффузного тока (рис. 3.18).

Этот ток так же, как ток проводимости, может быть электронным и дырочным. Плотности этих токов определяются следующими формулами:

jnдиф=eDndn/dx,                                             (3.23)

jpдиф=-eDpdp/dx,                                             (3.23)

где  dn/dx и dp/dx – градиенты концентрации электронов и дырок ;

Dn и Dp – коэффициенты диффузии.

Коэффициенты диффузии характеризуют интенсивность процесса диффузии. Величина его прямо пропорциональна подвижности носителей заряда и температуре:

Dn=μnkT/e  ,                                                 (3.25)

Dp=μpkT/e  .                                                 (3.26)

Чем больше их подвижность и больше температура, тем быстрей будет выравниваться концентрация носителей заряда, т.е. большим будет ток диффузии при данной неравномерной концентрации. Коэффициент диффузии для электронов больше, чем для дырок. Он различен для разных веществ. Единица его – квадратный сантиметр в секунду. Например, при комнатной температуре для германия  Dn=98см2/с и Dp=47см2/с, для кремния Dn=34см2/с и Dp=12см2/с, для арсенида галлия Dn=120см2/с и Dp=12cм2/с.

Градиент концентрации характеризует, несколько резко меняется концентрация вдоль оси x , т.е. каково изменение концентрации dp и dn  на данном расстоянии dx . Чем больше градиент концентрации, тем больше оказывается диффузный ток.

Знак «минус» в формуле (3.24) плотности дырочного диффузионного тока говорит о том, что движение положительных подвижных носителей заряда (дырок), совпадающее с направлением тока, происходит в сторону убывания их концентрации.

## 3.4 . Рекомбинация носителей.

## Неравновесные носители заряда.

Процессы генерации и рекомбинации носителей неотъемлемы друг от друга. Рекомбинация электронов и дырок в полупроводнике играет решающую роль в установлении их равновесных концентраций.

С точки зрения зонной теории, рекомбинация означает переход свободного электрона из зоны проводимости в валентную зону. При этом должна выделяться энергия, ранее затраченная на его перевод из валентной зоны в зону проводимости. Энергия может выделиться в виде фотона (света) – излучательная рекомбинация или же в виде фонона (тепла) – безызлучательная рекомбинация. В большинстве случаев вероятность излучательной рекомбинации на несколько порядков меньше, чем безызлучательной, т.е. в основном энергия выделяется в виде тепла.

Переход электрона из зоны проводимости на свободный уровень валентной зоны называют прямой или межзонной рекомбинацией. Для её осуществления необходимо, чтобы электрон и дырка одновременно находились в одном и том же месте полупроводника и обладали одинаковыми, но противоположно направленными квазиимпульсами. Прямая рекомбинация имеет существенное значение в полупроводниках с малой шириной запрещённой зоны – (до 0.3 эВ) (рис. 3.19,а).

Итак, непосредственная рекомбинация свободного электрона со свободной дыркой – сравнительно редкое событие. Время жизни носителей, вычисленное исходя из непосредственной рекомбинации, на несколько порядков больше наблюдаемых величин. Поэтому главную роль следует отнести механизму рекомбинации с помощью особых центров рекомбинации, которые часто называют «ловушками».

У полупроводников с шириной запрещённой зоны больше 0.5 эВ рекомбинация в основном происходт через локальные уровни, т.е. энергетические уровни, расположенные глубоко в запрещённой зоне близко к её середине. Ловушками, создающими эти уровни, являются примесные атомы (как полезные, так и «вредные» примеси), ионы и другие несовершенства кристаллической решётки. Переход электрона из зоны проводимости на ловушку и затем с ловушки в валентную зону гораздо более вероятен, чем непосредственный переход через запрещенную зону при рекомбинации.

При движении по кристаллу свободный электрон может быть захвачен ловушкой (см. рис. 3.19,б). Электрон перестаёт быть свободным, а ловушка заряжается отрицательно. Это происходит до тех пор, пока к имеющей отрицательный заряд ловушке не пройдёт дырка. В результате исчезает пара свободных носителей – электрон и дырка. Дефект решётки способный захватить электроны из зоны проводимости и дырку из валентной зоны, осуществляя их рекомбинацию, называют рекомбинационной ловушкой, а соответствующий ей уровень – уровнем рекомбинации.

Как видим, ловушка является тем центром, где встречаются электрон и дырка, желающие рекомбинировать. Вопрос о том, кто из них проходит первым, не играет существенной роли.

Как уже отмечалось, ловушками могут быть и посторонние атомы, и посторонние частицы, и дефекты кристаллической решётки в объёме полупроводника. Однако не менее, а часто более существенное значение имеет рекомбинация на поверхности. Это объясняется тем, что дефекты решётки неизбежны в первую очередь на поверхности кристалла, где нарушена симметрия связей атомов, а так же наиболее вероятно наличие разного рода плёнок (влага, окислы, адсорбированные газы). Поэтому поверхность полупроводника представляет собой особую, весьма активную область, содержащую большое число валентных энергетических уровней.

Ловушки в равной степени облегчают переход электронов как зоны проводимости в валентную зону, так и в обратном направлении. В этом смысле говорят, что ловушка представляет собой не только центр рекомбинации, но и центр генерации носителей.

У электрона, находящегося на локальном уровне, есть возможность снова перейти в зону проводимости. Дефект, способный захватить свободные носители заряда одного знака с последующим их освобождением, называют ловушкой захвата (см. рис. 3.19,в).

Если за счет какого-то внешнего воздействия в некоторой части полупроводника создана избыточная концентрация носителей, а затем внешнее воздействие прекратилось, то избыточные носители будут рекомбинировать и распространяться путём диффузии в другие части полупроводника.

Концентрацию неравновесных носителей заряда, как избыточную над равновесной, обычно обозначают через ∆n (для электронов) и ∆p (для дырок). Полные концентрации свободных носителей в полупроводнике равны:

n=n0+∆n ,                                               (3.27)

p=p0+∆p.                                                (3.28)

Процессы, приводящие к рекомбинации, обуславливают конечное время жизни носителей τ. Экспериментально эта величина определяется по изменению скорости убывания избыточной концентрации электронов и дырок, создаваемой, например, при кратковременном освещении небольшого участка полупроводника. Результирующая скорость рекомбинации избыточных электронов Δn в полупроводнике определяется следующим соотношением:

d(Δn)/dt = -1/τn  (Δn).                                     (3.29)

Из рисунка(3.29) видно, что убывание избыточной концентрации во времени подчиняется закону exp(-t/τn)  (рис. 3.20), где τn и есть время жизни:

Δn= Δn(0)exp(-t/τn),                                      (3.30)

где Δn(0) –начальная избыточная концентрация.

Время, в течение которого избыточная концентрация уменьшается в 2.7 раза (exp), т.е. станет, равна 0.37 первоначального значения, называют временем жизни неравновесных носителей.

Значения τn для германия и кремния в различных случаях могут быть от долей микросекунды до сотен микросекунд и более.

При диффузионном распространении неравновесных носителей вдоль полупроводника концентрация их вследствие рекомбинации также убывает с расстоянием по экспоненциальному закону (рис. 3.21). Расстояние, на котором в однородном полупроводнике при одномерной диффузии в отсутствие электрического и магнитного полей избыточная концентрация носителей заряда уменьшается вследствие рекомбинации в 2.7 раза (exp), т.е. становится равной 0.37 первоначального значения, называют диффузионной длинной L.

Убывание избыточной концентрации происходит во времени и в пространстве и поэтому величины τ и L (как для электронов, так и для дырок) оказываются связанными друг с другом следующей зависимостью:

Ln=Dnτn,                Lp=Dpτp  .                                  (3.31)

Диффузионная длина является важной характеристикой полупроводника, зависящей от наличия в нём примесей и совершенства кристаллической решётки. Для германия и кремния эта величина указывается в паспорте и при 300K может составлять L ~ 0.1-1.5 мм.

Ток проводимости и ток диффузии, генерация пар носителей и рекомбинация, изменение избыточной концентрации носителей во времени и в пространстве, зависимость от температуры и наличия примесей не исчерпывают всего многообразия сложных явлений, происходящих в полупроводниках, но они наиболее важны, и, зная их, можно правильно понять работу полупроводниковых приборов.