Обзор свойств металлов. химия s- и р -металлов. химия d-металлов

обзор свойств металлов

Из всех известных химических элементов 92 являются металлами. Большинство металлов встречаются в природе в виде различных соединений (оксиды, сульфаты, хлориды, карбонаты, фосфаты, нитраты, сульфиды и др.). Только наименее активные металлы встречаются в природе и в свободном виде (самородные металлы): золото, платина, серебро, ртуть, медь. Роль металлов и их соединений в повседневной жизни человека огромна. С развитием производства металлов и их сплавов связано возникновение и развитие человеческой цивилизации (бронзовый век, железный век). Открытия новых видов элементов-металлов и развитие металлургического производства их сплавов привили к расширению возможностей машиностроения и способствовали развитию ряда отраслей науки и техники. Металлы и сложные металлосодержащие вещества играют важную роль в минеральной и органической «жизни» Земли. Атомы (ионы) элементов-металлов являются составной частью соединений, определяющих обменные процессы в организме человека, животных и растений. В организме человека некоторые элементы-металлы присутствуют в большом количестве - это макроэлементы к ним относятся кальций, калий, натрий, магний. Микроэлементами металлами являются хром, марганец, железо, кобальт, медь, цинк, молибден.

Положение металлов в периодической системе Д.И.Менделеева и особенности электронного строения. Зная закономерности в изменении металлических и неметаллических свойств элементов в периодической таблице Д. И. Менделеева, можно определить положение металлов в таблице. Если провести диагональ от бора (элемент с порядковым номером 5) к астату (элемент с порядковым номером 85), то слева внизу располагаются элементы-металлы, находящиеся в главных и побочных подгруппах, а справа вверху от диагонали элементы-металлы находятся в побочных подгруппах. Химические элементы, расположенные вблизи диагонали бор - астат (Ве, Аl, Тi, Gе, Nb, Sb и др.), обладают двойственными свойствами:  в одних своих соединениях ведут себя как металлы, в других – проявляют свойства неметалла. В соответствии с положением в таблице Д.И.Менделеева и особенностями электронной структуры различают s-, p-, d- и f-металлы. К s-металлам относятся элементы главных подгрупп I и II групп (кроме водорода). К р-металлам относятся элементы главных подгрупп с III по VI групп, располагающие ниже диагонали бор - астат. В III главной подгруппе все элементы являются металлами, кроме бора, в IV группе главной подгруппе - германий Ge, олово Sn, свинец Pb, в V группе главной подгруппе – сурьма Sb и висмут Bi, в VI группе главной подгруппе – полоний Po. d –металлы располагаются в побочных подгруппах с I по VIII группах. Их еще называют переходными металлами, связи с их расположением между s- и р-элементами. f – металлы – лантаноиды и актиноиды. В каждую группу входят по 14 элементов, которые имеют сходные свойства.

Особенности электронного строения атомов металлов проявляются в том, что они имеют сравнительно меньший заряд ядра и большие радиусы по отношению к неметаллам данного периода, малое число электронов (в основном от 1 до 3) на внешнем слое. Исключение составляют лишь 6 металлов: атомы германия, олова, свинца на внешнем слое имеют 4 электрона, атомы сурьмы, висмута - 5, атомы полония - 6. Для всех металлов характерна слабая связь электронов внешнего слоя с ядром атома, низкие значения потенциала ионизации Еион. (энергия ионизации) и электроотрицательности, наличие свободных орбиталей на валентных подуровнях и стремление к отдаче электронов с целью приобретения устойчивой электронной конфигурации. В связи с этим атомы металлов легко отдают электроны, образуя при этом положительно заряженные ионы, и являются восстановителями.

В периодах действуют известные закономерности в изменении свойств элементов (таблица 3) восстановительные и металлические свойства ослабевают при движении справа налево, главных подгруппах наблюдается их усиление при движении сверху вниз. В побочных подгруппах восстановительные свойства металлов с увеличением порядкового номера чаще всего уменьшаются, это можно проследит на примере ряда металлов I группы побочной подгруппы: Сu, Аg, Аu и II группы побочной подгруппы: Zn, Сd, Нg. Данная закономерность объясняется тем, что на прочность связи валентных электронов с ядром атома этих металлов в большей степени влияет величина заряда ядра атома, а не их радиус. Величина заряда ядра значительно увеличивается, притяжение электронов к ядру усиливается. Радиус атома при этом хотя и увеличивается, но не столь значительно, как у металлов главных подгрупп.

Строение и физические свойства металлов. Особенности электронного строения атомов металлов являются причиной возникновения в металлах особого вида связи, называемой металлической связью. Её характерной чертой является обобществление валентных электронов всеми связывающимися атомами. Веществам с металлической связью присущи металлические кристаллические решетки, в узлах которых находятся катионы и атомы металлов, а обобществленные электроны располагаются между узлами. За счет сил электростатического притяжения между электронами и атом-катионами обеспечивается стабильность и прочность металлической связи. Такой особый вид химической связи и тип кристаллической решетки металлов должны определять и объяснять ряд общих их физических свойств.

Все металлы, кроме ртути, при обычных условиях являются твердыми кристаллическими веществами. Для металлов в твердом и жидком состоянии характерна металлическая связь. Однако, в парообразном состоянии атомы металлов связаны между собой ковалентной связью, а пары металлов состоят из отдельных молекул (одноатомных и двухатомных).

Из-за не направленности металлической связи, сферической формы и одинакового размера ионов металлы кристаллизуются в плотноупакованных гексагональных или кубических гранецентрированных или объемно-центрированных структурах. Кубическая гранецентрированная решетка характерна для металлов: Al, Ag, Au, Cu, Ca, Ni, Pb, Pd, Pt и т.д. Кубическая объемно-центрированная решетка определяет кристаллическую структуру Ba, Cr, Fe, K, Na, Mo, W, V и др.. Гексагональная решетка с различными ее модификациями встречается Be, Cd, Hg, Mg, Ti, Zn и др. Некоторые металлы кристаллизуются в двух или более кристаллических формах. Это свойство веществ — существовать в нескольких кристаллических модификациях — называют полиморфизмом. Например, железо имеет четыре кристаллические модификации, каждая из которых устойчива в определенных температурных интервалах: α – устойчива до 768 °С, ферромагнитная; β – устойчива от 768 до 910 °С, неферромагнитная, то есть парамагнитная; γ- устойчива от 910 до 1390 °С, неферромагнитная, то есть парамагнитная; δ – устойчива от 1390 до 1539 °С (tпл железа), неферромагнитная.

Олово имеет две кристаллические модификации: α – устойчива ниже 13,2 °С (р = 5,75 г/см3). Это серое олово. Оно имеет кристаллическую решетку типа алмаза (атомную); β – устойчива выше 13,2 °С (р = 6,55 г/см3). Это белое олово. Белое олово – серебристо-белый очень мягкий металл. При охлаждении ниже 13,2 °С он рассыпается в серый порошок, так как при переходе β→α значительно увеличивается его удельный объем. Это явление получило название оловянной чумы.

В компактном состоянии в виде бруска, слитка, пластинки все металлы обладают металлическим блеском. В тонкоизмельченном состоянии большинство металлов, за исключением алюминия и магния, имеют темно-серый или черный цвет. Наличие металлического блеска связано с отражением света от поверхности металла. Электроны, заполняющие межатомное пространство, отражают световые лучи, причем большинство металлов в равной степени рассеивают все лучи видимой части спектра. Поэтому металлы имеют серебристо-белый или серый цвет. Стронций, золото и медь в большей степени поглощают короткие волны (близкие к фиолетовому цвету) и отражают длинные волны светового спектра, поэтому имеют соответственно светло-желтый, желтый и «медный» цвета. Наибольшую отражательную способность имеют серебро, алюминий, палладий. Их используют при изготовлении зеркал, в том числе и в прожекторах. На практике металлы не всегда являются «светлым телом», так как их поверхность может окисляться и терять блеск.

Важнейшими свойствами металлов, имеющих практическое значение, является их пластичность, ковкость, твердость и упругость.

Пластичность – это способность металлов деформироваться без разрушения. Механическое воздействие на кристалл с металлической кристаллической решеткой вызывает смещение слоев ион-атомов относительно друг друга, а так как электроны перемещаются по всему кристаллу, разрыв связей не происходит, поэтому для металлов характерна большая пластичность. Аналогичное воздействие на твердое вещество с ковалентными связями (атомной кристаллической решеткой) приводит к разрыву ковалентных связей. Разрыв связей в ионной решетке приводит к взаимному отталкиванию одноименно заряженных ионов. Поэтому вещества с атомными и кристаллическими решетками хрупкие. Наиболее пластичные металлами являются Аu, Ag, Cu, Sn, Рb, Zn. Они легко вытягиваются в проволоку, поддаются ковке, прессованию, прокатыванию в листы. Например, из золота можно изготовить золотую фольгу толщиной 0,003 мм, а из 0,5 г этого металла можно вытянуть нить длиной 1 км. Не обладают пластичностью лишь Вi и Мn, они хрупкие. Пластические деформации в металлах не исчезают со снятием нагрузки.

Ковкостью называется способность металла деформироваться под влиянием сжатия при температурах ниже температуры плавления. Даже ртуть, которая при комнатной температуре жидкая, при низких температурах в твердом состоя3ал становится ковкой, как свинец. Область ковкости располагается между нижним пределом эластичности и пределом прочности на разрыв определенного металла. Ковкость зависит от типа кристаллической решетки металла, температуры, скорости деформации и наличия примесей в металлах. Величина ковкость уменьшается при переходе от металлов с кубическим гранецентрированными решетками к металлам с кубической объемноцентрированной и гексагональной решетками. До определенной температуры ковкость растет, а после достижения максимально допустимой температуры она падает, и металлы становятся хрупкими. Данный факт объясняется образованием оксидных пленок на поверхности кристаллов, составляющих компактный металл.

Сопротивление металлов царапанию или проникновению одного металла в другой называется твердостью. Для оценки твердости используют минералогическую шкалу Мооса, шкалы Бринелля, Роквелла, Винкерса, Шора и.т.д. Твердость по Бринеллю характеризует статическую твердость и представляет собой отношение силы, действующей на твердый стальной шарик, к площади лунки, образующей на поверхности образца металла при вдавливании в него шарика. Минералогическая шкала Мооса характеризует сопротивление металла царапанию и основана на том, что более твердый материал царапает более мягкий. По степени твердости металлы очень отличаются друг от друга. Причем с увеличением числа электронов, связывающих  ион-атомы, и уменьшением межатомного расстояния в кристаллах показатели твердости возрастают. Самый твердый металл – хром (режет стекло), а самые мягкие – калий, рубидий и цезий (они режутся ножом).

Для металлов характерны такие свойства как электро- и теплопроводностью Хаотически движущиеся электроны в металле под воздействием приложенного электрического напряжения приобретают направленное движение, то есть проводят электрический ток. При повышении температуры металла возрастают амплитуды колебаний находящихся в узлах кристаллической решетки атомов и ионов. Это затрудняет перемещение электронов, электрическая проводимость металла падает. При низких температурах колебательное движение, наоборот, сильно уменьшается и электрическая проводимость металлов резко возрастает. Вблизи абсолютного нуля сопротивление у металлов практически отсутствует, у большинства металлов появляется сверхпроводимость.

Наибольшую электрическую проводимость имеют серебро, медь, а также золото, алюминий, наименьшую — марганец, свинец, ртуть.

Чаще всего с той же закономерностью, как и электрическая проводимость, изменяется теплопроводность металлов.

Она обусловлена большой подвижностью свободных электронов, которые, сталкиваясь с колеблющимися ионами и атомами, обмениваются с ними энергией. Поэтому происходит выравнивание температуры по всему куску металла. Наибольшая электропроводность – у серебра и меди, наименьшая – у висмута и ртути.

Общие механизмы в объяснении электро- и теплопроводности металлов подтверждаются законом Видемана-Франка: «При постоянной температуре отношение коэффициентов теплопроводности k и электропроводности γ постоянно и не зависит от природы металла k/γ =1,6∙10-6».

Механическая прочность, плотность, температура плавления у металлов очень сильно отличаются.

Плотность тем меньше, чем меньше атомная масса элемента-металла и чем больше радиус его атома. Самый легкий из металлов – литий (плотность ρ= 0,53 г/см3), самый тяжелый – осмий Оs (ρ = 22,5 г/см3).

Самый легкоплавкий металл ртуть, ее температура плавления равна 38,9 °С, цезий и галий плавятся соответственно при 29 °С и 29,8 °С. Самый тугоплавкий металл – это вольфрам с его температура плавления равна 3420 °С (применяется для изготовления нитей накаливания ламп). Сильное различие в температурах плавления следует объяснить различием прочности химической связи между атомами в металлах. Исследования показали, что в чистом виде металлическая связь характерна лишь для щелочных и щелочно-земельных металлов. Для переходных металлов, имеющих неспаренные валентные электроны на d-подуровне, характерно образование очень прочных ковалентных связей между атомами, помимо металлической, осуществляемой электронами внешнего слоя с s-орбиталей. Это объясняется и тот факт, что самые прочные кристаллические решетки и большие плотности наблюдаются у металлов побочных подгрупп V, VI, VII, VIII групп.

Металлы по-разному взаимодействуют с магнитным полем. Такие металлы, как железо, кобальт, никель и гадолиний, выделяются   своей   способностью   сильно   намагничиваться и долго сохранять состояние намагниченности. Их называют ферромагнетиками.   Большинство  металлов   (щелочные  и щелочноземельные металлы и значительная часть переходных металлов) слабо намагничиваются и не сохраняют это состояние вне магнитного поля – это парамагнетики. Металлы, выталкиваемые магнитным полем – диамагнетики (медь, серебро, золото, висмут).

В технике принято классифицировать металлы по различным физическим свойствам:

а) плотности – легкие (имеющие ρ < 5 г/см3) и тяжелые (все остальные);

б) температуре плавления -  легкоплавкие и тугоплавкие. Металлы, плавящиеся при температуре выше 1000°С, называются тугоплавкими, ниже – легкоплавкими.

Принято железо и его сплавы, а также марганец, хром  считать черными металлами, а все остальные  - цветными.

Существуют классификации металлов по химическим свойствам. Металлы с низкой химической активностью называют благородными (серебро, золото, платина и ее аналоги – осмий, иридий, рутений, палладий, родий).

По близости химических свойств выделяют щелочные (ме5алл I группы главной подгруппы), щелочноземельные (кальций, стронций, барий, радий).

По распространенности в природе  металлы классифицируются на редкие (литий, рубидий, цезий, бериллий, молибден, вольфрам, цирконий, гафний, ванадий, ниобий, тантал и др.), редкоземельные (скандий, иттрий, лантан и лантаноиды, актиний и актиноиды), рассеянные (галиий, индий, таллий и германий).

По радиоактивности выделяют группу радиоактивных металлов, в которую входят радий, торий, уран, актиний и актиноиды.

Химический свойства. Атомы металлов способны сравнительно легко отдавать электроны, поэтому во всех химических реакциях они являются восстановителями. Их восстановительная способность определяется  величиной энергии ионизации, которая зависит от положения металла в периодической таблице Д.И. Менделеева. Восстановительная активность металлов в химических реакциях, протекающих в водных растворах, характеризуется значением стандартного электродного потенциала, который возникает при взаимодействии металла с компонентами раствора.

Металлы, расположенные в порядке возрастания значений их стандартных электродных потенциалов, составляют электрохимический ряд напряжений:

Li-Rb-K-Cs-Ra-Ba-Sr-Ca-Na-Mg-Be-Al-Ti-V-Mn-Сг-Zn-Fе-Cd-Co-Ni-Sn-Рb-H-Сu-Ag-Нg-Pt-Au

В ряду напряжений различают: активные металлы, стоящие от  лития до алюминия включительно, металлы средней активности – от титана до водорода, неактивные – после водорода. На основании ряда напряжений можно сделать важные выводы о химической активности металла:

- Восстановительная способность металла тем больше, чем наиболее отрицательное значение имеет его электродный потенциал.

- Металл способен вытеснять (восстанавливать) из растворов солей те металлы, которые стоят в ряду напряжений после него. Исключение составляют щелочные и щелочно-земельные металлы, которые не восстанавливают ионы других металлов из растворов их солей, т.к. они с большой скоростью реагируют с водой.

- Металлы, находящиеся в ряду напряжений левее водорода, способны вытеснять его из растворов кислот-неокислителей.

Восстановительная активность металла, определенная по электрохимическому ряду, не всегда соответствует положению его в Периодической системе. Это объясняется тем, что при определении положения металла в ряду напряжений учитывают не только энергию отрыва электронов от отдельных атомов, но и энергию, затрачиваемую на разрушение кристаллической решетки, а также энергию, выделяющуюся при гидратации ионов.

Таким образом, представленный ряд напряжений металлов характеризует поведение металлов и их солей только в водных растворах, поскольку потенциалы учитывают особенности взаимодействия того или иного иона с молекулами растворителя.

Основные химические реакции, где металлы выступают в роли восстановителя:

- Взаимодействие с неметаллами. В результате реакции металлов с кислородом, галогенами, серой, азотом, углеродом образуются соответственно оксиды, галогениды, сульфиды, нитриды и карбиды металлов.

2Cu + O2 = 2CuO оксид меди

Mg + Cl2 = MgCl2   хлорид магния

Fe + S = FeS сульфид железа

6Li + N2 = 2Li3N нитрид лития

Ca + 2C = CaC2  карбид кальция

Самые активные металлы (щелочные и щелочно-земельные) реагируют с водородом, образуя гидриды металлов:

Ca + H2 = CaH2 гидрид кальция

- Взаимодействие с солями. Возможность протекания таких реакций определяется относительным положением металла в ряду напряжений. Более активные металлы способны вытеснять менее активные из растворов их солей:

Zn + CuSO4 = ZnSO4 + Cu

Fe + ZnSO4 ≠

- Взаимодействие с водой. Активные металлы реагируют с водой с образованием гидроксидов металла и водорода. Металлы средней активности окисляются водой при нагревании с образованием оксидов и водорода. Неактивные металлы с водой не реагируют:

2Na + 2H2O = 2NaOH + H2

Zn + H2O = ZnO + H2

Cu + H2O ≠

- Взаимодействие с кислотами.

- С кислотами-неокислителями ( HCl, HBr, H3PO4, H2SO4 разбавленная, СН3СООН) реагируют все металлы, стоящие в ряду напряжений левее водорода с образованием соли и выделением водорода по схеме:

Ме + H2SO4 (разб.) = МеSO4 + H2

При этом окислителем являются ионы водорода Н+.

- С кислотами-окислителями (H2SO4 концентрированная, HNO3 любой концентрации) реагируют все металлы, расположенные в ряду напряжений до и после водорода. Взаимодействие металлов с концентрированной серной кислотой зависит от их активности, температуры и протекает по схемам:

При этом окислителем  является сульфат–анион. Концентрированная серная кислота не реагирует с золотом и платиной, а  на холоду пассивирует некоторые металлы (Fe, Cr, Al, Ni, Co).

Взаимодействие металлов с азотной кислотой определяется их активностью, концентрацией кислоты и температурой. В качестве окислителя при этом выступает нитрат-анион. Азотная кислота как разбавленная, так и концентрированная не реагирует с  Au, Pt.  Концентрированная азотная кислота пассивирует  Fe, Cr, Al.  Реакции взаимодействия металлов с азотной кислотой можно представить в виде следующих схем:

- Взаимодействие со щелочами.

Со  щелочами  в  растворе взаимодействуют металлы, гидроксиды которых амфотерны. Например:

2Аl + 2КОН + 6Н2О = 2К[Аl(ОН)4] + 3H2.

Металлы могут образовывать химические соединения друг с другом, которые получили общее название – интерметаллические соединения. В них чаще всего не проявляются степени окисления атомов, которые характерны для соединений металлов с неметаллами. Например: Сu3Аu, LaNi5,Сu31Sn8, Nа2Sb, Са3Sb2 и др.

Интерметаллические соединения обычно не имеют постоянного состава, химическая связь в них в основном металлическая. Образование этих соединений более характерно для металлов побочных подгрупп.

Получение металлов. Металлы получают из их соединений, которые содержатся в горных и минеральных породах (рудах), металлургическим процессом. Любой металлургический процесс является процессом восстановления ионов металла с помощью различных восстановителей, в результате которого получаются металлы в чистом виде.

Ме+n + nē = Me0

В зависимости от способа проведения металлургического процесса различают пирометаллургию, гидрометаллургию и электрометаллургию.

Пирометаллургия – восстановление металлов из их соединений при высокой температуре с помощью различных восстановителей: углерода, оксида углерода (II), водорода, металлов (алюминий, магний).

Восстановление углем проводят обычно тогда, когда получаемые металлы совсем не образуют карбидов или образуют непрочные  карбиды. Такой способ используется для получения железа, меди, цинка, кадмия, германия, олова, свинца и др.

Например, олово восстанавливают из касситерита (SnO2) прокаливанием углем:

SnO2 + 2C = Sn + 2CO

Уголь и оксид углерода (II) восстанавливают медь из красной медной руды (куприта): Cu2O + C = 2Cu + CO; Cu2O + CO = 2Cu + CO2.

Сульфитные руды предварительно подвергают обжигу при доступе воздуха, а затем полученный оксид восстанавливают углем:

2ZnS + 3O2 = 2ZnO + 2SO2;   ZnO + C = Zn + CO

Из карбонатных руд металлы выделяют также путем накаливания с углем, так как карбонаты при нагревании разлагаются, превращаясь в оксиды, а последние восстанавливаются углем:

FeCO3 = FeO + CO2;    FeO + C = Fe + CO.

В качестве восстановителя можно применять водород (водородотермия). Достоинством этого способа является получение очень чистого металла.

MoO3 + 3H2 = Mo + 3H2O;    WO3 + 3H2 = W + 3H2O.

Восстановление металлов из их соединений другими металлами, химически более активными, называется металлотермией. Если в качестве восстановителя применяют алюминий, то процесс называется алюминотермией, если магний – магнийтермией. Металлотермией получают марганец, хром, титан, молибден, вольфрам и др.

Cr2O3 + Al =2Cr + Al2O3;    TiCl4 + 2Mg = Ti + 2MgCl2.

Гидрометаллургия – это способ получения металлов из их солей в растворе. Состоит из двух этапов первоначально, природное соединение растворяют в подходящем реагенте для получения раствора соли этого металла, затем из полученного раствора металл вытесняют более активным металлом. Этим способом добывают медь, золото, серебро, цинк, кадмий, молибден, уран и др.

Например, чтобы получить медь из руды, содержащей оксид меди (II) CuO, ее обрабатывают разбавленной серной кислотой:

CuO + H2SO4 = CuSO4 + H2O.

Затем медь извлекают из раствора соли либо электролизом, либо вытеснением с помощью порошка железа:

CuSO4 + Fe = Cu + FeSO4.

Электрометаллургия – восстановление металлов в процессе электролиза растворов или расплавов их соединений. Роль восстановителя в процессе электролиза играет электрический ток. Электролиз расплавов веществ широко используют для получения алюминия, натрия и магния и других щелочных и щелочно-земельных металлов. Электролизом растворов солей получают медь, железо, никель, свинец и многие другие металлы.

Например, рассмотрим процесс электролиза расплава хлорида натрия. В расплаве идет процесс термической диссоциации хлорида натрия:

NaCl = Na+ + Cl-.

Под действием электрического тока катионы натрия движутся к катоду и принимают от него электроны:

Na+ + ē = Na0

Анионы хлора движутся к аноду и отдают электроны:

2Cl- - 2ē = Cl20

Суммарное уравнение процесса электролиза имеет вид:

электролиз

2NaCl   ────→ 2 Na + Cl2.

расплав

оксиды и гидроксиды металлов

Оксиды, образованные типичными металлами, относят к солеобразующим, основным по характеру свойств. Оксиды хорошо растворяются в воде. Гидроксиды таких металлов являются основаниями, которые в случае щелочных и щелочноземельных металлов растворимы в воде, являются сильными электролитами и называются щелочами.

Например: литий Li – щелочной металл, ему соответствует оксид лития  Li2O – основной оксид, гидроксид лития LiOH – щелочь; барий Ba – щелочноземельный металл, оксид бария BaO – основной оксид,  гидроксид бария Ba(OH)2 – щелочь.

Оксиды и гидроксиды некоторых металлов (Ве, Аl, Zn, Ge, Sn, Pb и др.) амфотерны, то есть могут проявлять и основные, и кислотные свойства в зависимости от веществ, с которыми они взаимодействуют. Как правило, оксиды и гидроксиды таких металлов в воде не растворяются.

Например: цинк Zn, образует оксид цинка ZnO – амфотерный оксид, гидроксид цинка Zn(OH)2 -  амфотерное основание

Многие металлы побочных подгрупп, имеющие в соединениях переменную степень окисления, могут образовывать несколько оксидов и гидроксидов, характер которых зависит от степени окисления металла.

Например, хром в соединениях проявляет три степени окисления: +2, +3, +6, поэтому он образует три ряда оксидов и гидроксидов, причем с увеличением степени окисления усиливается их кислотный характер и ослабляется основный.

Cr+2 образует оксид хрома (II) CrO, который является основном оксидом, ему соответствует основание Cr(OH)2.

Cr+3 образует оксид хрома (III)  Cr2O3, который обладает амфотерными свойствами, ему соответствует амфотерное основание Cr(OH)3.

Cr+6 образует оксид хрома (VI)  CrO3, который является кислотным оксидом, ему соответствует кислоты двух видов H2CrO4 и H2Cr2O7.

Металлы побочной подгруппы в своей высшей степени окисления образуют соединения по форме и свойствам, сходные с аналогичными соединениями элементов главных подгрупп. В нашем случае хром образует кислотный оксид и кислоту, подобно сере, элементу главной подгруппы VI группы, например, СrO3 соответствует кислота Н2СrO4 и SО3 – Н2SO4.

химия  s–металлов

В периодической таблице s-металлы находятся в IА и IIА-группах. Элементы IА-группы: литий Li, натрий Na, калий K, рубидий Rb, цезий Cs и франций Fr, называются щелочными металлами. Литий по своим свойствам отличается от остальных щелочных металлов и проявляет диагональное сходство с магнием. Элементы IIА-группы: бериллий Be, магний Mg, кальций Ca, стронций Sr, барий Ba и радий Ra, из них наибольшей сходством между собой обладают Ca, Sr, Ba и Ra, имеющее общее название щелочноземельные металлы. Бериллий резко выделяется из элементов IIА-группы и  проявляет более значительное сходство с алюминием (диагональное сходство).

Электронная конфигурация элементов IА-группы имеет вид ns1, характеризуются постоянной степенью окисления +1, IIА-группы – ns2, степень окисления - +2. Некоторые физические свойства этих элементов приведены в таблице1 (где rэф – эффективный радиус атома, t пл – температура плавления, t кип.- температура кипения, I ион.- энергия ионизации, ρ – плотность простого вещества, φº - стандартный электродный потенциал).

Таблица 1. Физические свойства s-элементов.

| Элементы | rэф, Å | t пл., ºС | t кип., ºС | I ион., эВ | ρ, г/см3 | φº, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа IА |  |  |  |  |  |  |
| Li | 1,52 | 180 | 1330 | 5,39 | 0,53 | -3,05 |
| Na | 1,86 | 98 | 892 | 5,14 | 0,97 | -2,71 |
| K | 2.31 | 64 | 760 | 4,34 | 0,86 | -2,93 |
| Rb | 2,44 | 39 | 688 | 4,18 | 1,53 | -2,92 |
| Cs | 2,62 | 29 | 690 | 3,89 | 1,90 | -2,92 |
| Группа IIА |  |  |  |  |  |  |
| Be | 1,31 | 1280 | 2770 | 9,32 | 1,85 | -1,85 |
| Mg | 1,60 | 650 | 1110 | 7,64 | 1,74 | -2,37 |
| Ca | 1,97 | 840 | 1440 | 6,11 | 1,54 | -2,87 |
| Sr | 2,15 | 768 | 1380 | 5,69 | 2,63 | -2,89 |
| Ba | 2,17 | 714 | 1640 | 5,21 | 3,76 | -2,91 |

Из табл. 1 следует, что щелочные металлы IА характеризуются низкими температурами плавления, кипения и малой плотностью. Все они мягкие, легко режутся ножом, кристаллизуются в объемно центрированной кубической решетке. Для металлов IIА-подгруппы видно резкое увеличение температур плавления по сравнению со щелочными металлами, возрастание плотности (в 2—3 раза) и ионизационных потенциалов, кристаллические решетки этих металлов являются более прочными.

Все указанные металлы характеризуются небольшими величинами энергии ионизации, поэтому способность отдавать внешние электроны увеличивается, они являются сильными восстановителями. Сверху вниз в подгруппах этих элементов с увеличением размеров атомов восстановительная активность увеличивается.

Щелочные и щелочно-земельные металлы химически очень активны и в природе в свободном состоянии не встречаются.

Щелочные металлы -  исключительно реакционноспособные вещества. Уже на воздухе Li, Na, К тускнеют, окисляются, образуя рыхлые продукты, а цезий и рубидий воспламеняются. Поэтому в лаборатории их хранят в атмосфере инертного газа или в сухом керосине, или в обезвоженном масле. Литий легок и в керосине всплывает,   поэтому  применяют  парафин. В значительных количества Li, Na, К хранят в герметичной  железной   таре, Rb и Сs в запаянных стеклянных ампулах. При повышении температуры все металлы сгорают с образованием ослепительного пламени.

С кислородом s-металлы взаимодействуют с образованием трех видов оксидов. При сгорании при атмосферном давлении литий и металлы II А группы образуют нормальные оксиды:

4Li + О2 = 2Li2O;  2Mg + O2 = 2MgO;  2Ca + O2 = 2CaO.

Натрий и металлы II А группы, соединяясь с кислородом, образуют пероксиды:

Ва + О2 = ВаО2; 2Na + O2 = Na2O2.

Степень окисления кислорода в пероксидах равна -1.

Калий, рубидий и цезий дают супероксиды, содержащие молекулярный ион О-2.

К + О2 = КО2

Указанные оксиды разлагаются водой:

Li2O + Н2O = 2LiOН; Nа2O2+ 2Н2O = 2NаОН + Н2О2;  2КО2 + 2Н2О = 2КОН + Н2O2 + О2.

При взаимодействии s-металлов, кроме магния и бериллия, с водородом образуются гидриды:

Са + Н2 = СаН2; 2Na + H2 =2NaH.

В гидридах элементов I А и II А групп (кроме Ве и Mg) содержится ион Н-. Они разлагаются водой с выделением водорода:

СаН2 + 2Н2О = Са(ОН)2 + 2Н2

В гидридах менее активных металлов – бериллия и магния связи преимущественно ковалентные.

В атмосфере хлора и фтора щелочные и щелочно-земельные металлы самовоспламеняются. С жидким бромом литий и натрий реагируют замедленно, остальные металлы – бурно, со взрывом. С йодом взаимодействие протекает менее энергично.

2Nа + F2 = 2NаF; 2Na + Сl2 = 2NаСl; 2К + Вr2 = 2КВr; Ca + Cl2 = CaCl2.

При непосредственном взаимодействии с азотом литий, магний, кальций образуют нитриды Li3N, Mg3N2, Са3N2, нитриды других металлов могут быть получены взаимодействием их паров с азотом в поле тихого электрического разряда.

6Li + N2 = 2Li3N; 3Mg + N2 = Mg3N2; 3Ca + N2 = Ca3N2.

Нитриды металлов I-А и II-А групп разлагаются водой с образованием аммиака:

Li3N + 3Н2O = 3LiOH + NH3.

При взаимодействии с серой s-элементы образуют соответствующие сульфиды, с фосфором – фосфиды.

2Na + S = Na2S; 3Na+ P = Na3P; Ca + S = CaS; 3Ca + P =Ca3P2.

С углеродом и кремнием реагируют непосредственно литий и металлы IIА группы с образованием соответственно карбидов и силицидов.

2Li + 2C = Li2C2; 6Li + 2Si = Li6Si2;  Ca + 2C = CaC2; Ca + 2Si = CaSi2.

Карбиды реагируют с водой с образованием ацетилена, например, карбид кальция СаС2, который широко применяют для получения ацетилена:

СаС2+ 2Н2O = Са(ОН)2 + С2Н2; Li2C2 + 2H2O = 2LiOH + C2H2.

Все элементы, за исключением бериллия и магния, вступают при обычной температуре в реакцию с водой, образуя водород и гидроксид металла. Литий с водой взаимодействует спокойно, для натрия наблюдается значительный тепловой эффект, но выделяющийся водород обычно не воспламеняется, У калия взаимодействие с водой сопровождается самовоспламенением водорода, рубидий и цезий реагируют с водой со взрывом, вытесняют водород из воды (льда) даже при -108 °С. Щелочно-земельные металлы легко реагируют с водой. При обычной температуре магний с водой не реагирует за счет образования на его поверхности плотной пленки гидроксида магния, но активно реагирует с кипящей водой и с водяным паром (Т>3800С).

2Nа + 2Н2O = 2NaОН + Н2; Mg + 2H2O = Mg(OH)2 + H2.

s-металлы вступают в реакции с жидким аммиаком с образованием амидов:

2Nа + 2NН3 = 2NaNН2 + Н2.

Амиды разлагаются водой, образуя аммиак:

NaNН2 + Н2O = NаОН + NН3.

Особенностью магния является реакция взаимодействия с углекислым газом и оксидами и галогенидами металлов, протекающие за счет сильного сродства магния к 11аслороду и галогенам. Например, зажженный магний продолжает гореть в атмосфере СО2, восстанавливая его до свободного углерода:

2Мg + СО2 = 2МgО + С; Cr2O3 + 3Mg = 2Cr + 3MgO.

Щелочные металлы очень энергично реагируют с кислотами, образуя соли. Металлы IIА-подгруппы с кислотами взаимодействуют дифференцированно. На бериллий не действует холодная азотная кислота (особенно концентрированная), происходит покрытие его поверхности плотной оксидной пленкой. Магний устойчив к действию концентрированной плавиковой кислоты. На него также слабо действует концентрированная Н2SО4, а также смесь концентрированных кислот Н2SО4 и НNО3.

Реакции с кислотами за счет восстановления ионов Н+:

6Nа + 2Н3РО4 = 2Nа3РО4 + 3Н2; 2Nа + 2НСl = 2NaСl + Н2; Mg + 2HCl = MgCl2 + H2.

Реакции с кислотами за счет восстановления анионов:

8Na+ 10НNО3 (разб.) = 8NаNО3 + NН4NО3 + 3Н2О;

8K + 5Н2SО4 (конц.) = 4K2SО4 + H2S + 4Н2О

4Са + 10НNО3 (разб.) = 4Са(NО3)2 + 3Н2О+ NH4NO3;

4Са + 10НNО3 (конц.) = 4Са(NО3)2 + N2O + 5Н2О;

4Са + 5Н2SО4 (конц.) = 4СаSО4 + H2S + 4Н2О

Из s-металлов бериллий является амфотерным элементом и способен реагировать со щелочами.

Be + 2NaOH + 2H2O = Na2Be(OH)4 + H2.

При взаимодействии Li и Na с некоторыми металлами (Аl, Sn, Hg) образуются интерметаллические соединения. Имеет широкое применение амальгама натрия – Nan-Hgm. Известны твердые растворы лития с магнием, цинком, алюминием и др. Для щелочных ме11алли характерны жидкие сплавы, наиболее важный из них сплав К∙Nа. Эвтектическая смесь этой системы плавится при -12,3°. Этот сплав существует в жидком состоянии в широком интервале температур и имеет высокую удельную теплоемкость.

Наиболее распространенный метод получения активных металлов – электролиз расплавленных соединений. Путем электролиза получают литий, натрий, бериллий, магний, кальций. Обычно электролитом служат хлориды металлов. Для получения бериллия применяют магнийтермическое восстановление ВеF2.

BeF2 + Mg = MgF2 + Be

Для получения магния используют карботермическое восстановление:

MgO + C = Mg + CO

MgO + CaC2 = Mg + CaO + 2C

Натрий получают также электролизом расплавленного гидроксида натрия. Более активные металлы: калий, рубидий, цезий, стронций, барий получают нагреванием их соединений с алюминиевым порошком (алюмотермия).

2Al + 6CaO= 3СаО∙Аl2О3 + 3Ca;

2Al + 4SrO= SrО∙Аl2О3 + 3Sr;

2Al + 4BaO= BаО∙Аl2О3 + 3Ba.

Оксиды щелочных и щелочно-земельных металлов растворяются в воде, образуя щелочи:

BаО + Н2О = Bа(ОН)2

Оксид магния взаимодействует с водой только при нагревании, оксид бериллия в воде не растворяется.

Все оксиды металлов, за исключением оксида бериллия, проявляют основные свойства, реагируя с кислотными оксидами и кислотами.

K2О + СО2 = K2СО3;  МgО + SО3 = МgSО4;  BаО + СО2 = BаСО3; СаО + SiO2 = СаSiOз

МgО + Н2SО4 = МgSО4 + Н2О; СаО + 2НСl = СаСl2 + Н2О

Оксид бериллия проявляет амфотерные свойства:

2BeO + SiO2 = Be2SiO3; BeO + Na2O = Na2BeO2;

BeO + H2SO4 = BeSO4 + H2O; BeO + 2KOH= K2BeO2 + H2O.

Гидроксиды щелочных и щелочно-земельных металлов являются сильными, растворимыми основаниями – щелочами. Как сильные основания, реагируют с кислотами, кислотными оксидами, солями.

Са(ОН)2 + СО2 = СаСО3 + Н2О; Са(ОН)2 + 2СО2 = Са(НСО3)2;

Са(ОН)2 + Н2SО4 = СаSО4 + 2Н2О;

FеСl2 + Са(ОН)2 = Fе(ОН)2 + СаСl2;

2NH4Сl + Са(ОН)2 = CaCl2 + 2NH3 + H2O.

Гидроксид магния плохо растворяется в воде, обладает основными свойствами, реагируя с кислотами и кислотными оксидами.

Мg(ОН)2 + 2НСl = МgСl2 + 2Н2О;  Мg(ОН)2 + НСl = МgОНСl + Н2О.

Растворяется в водных растворах,    содержащих    избыток   солей аммония:

Мg(ОН)2 + 2NН4Сl = МgСl2 + 2NН3∙Н2О.

Гидроксид бериллия также мало растворим в воде, но обладает амфотерными свойствами. Взаимодействуя с кислотами, он образует одноатомные катионы Ве2+:

Ве (ОН)2 + 2НCl = ВеCl2 + 2Н2O

Ве (ОН)2 + 2Н+ = Ве2+ + 2Н2O

Растворяясь в щелочах, гидроксид бериллия образует гидроксокомплекс- тетрагидроксобериллат-ион:

Ве(ОН)2 + 2NaOН = Na2[Ве (ОН)4];

Ве(ОН)2 + 2OН- = [Ве (ОН)4]2-.

Соли щелочных металлов хорошо растворимы в воде за исключением фосфата лития Li3РО4, карбоната Li2СО3 и фторида LiF. Среди солей металлов II А группы растворимыми в воде являются хлориды и нитраты, а малой растворимостью обладают фторид кальция, все карбонаты, фосфаты, сульфаты бария и стронция. Соли рассматриваемых металлов со слабыми кислотами в водных растворах подвергаются гидролизу.

Присутствием в воде растворимых сульфатов магния и кальция обусловлена ее постоянная жесткость, которая устраняется обработкой содой Nа2СО3:

МgSО4 + Nа2СО3 = МgСО3 + Na2SО4

Временная жесткость воды связана с присутствием растворимых гидрокарбонатов Са(НСО3)2 и Мg(НСО3)2. Она может быть устранена кипячением, которое приводит к разложению указанных солей:

Са(НСO3)2 = СаСO3 + Н2О + СО2.

Оксиды и гидроксиды s-металлов не проявляют ни окислительных, ни восстановительных свойств.

химия р-металлов

Среди р-элементов, расположенных в главных подгруппах Периодической системы, металлами являются: алюминий, галлий, индий и таллий (III А-группа), германий, олово и свинец (IV А-группа), сурьма и висмут (V А-группа), полоний (VI А-группа).

Р-металлы, обладают большим числом валентных электронов на внешнем электронном уровне, значения плотности и ионизационных потенциалов намного выше по сравнению с s-элементами, и их металлическая активность выражена слабее. Сверху вниз в подгруппах этих элементов восстановительная способность и металлические свойства усиливаются. Оксиды и гидроксиды данных металлов носят амфотерный характер, за исключением оксидов In2O3, Tl2O3. Основные свойства оксидов и гидроксидов в подгруппах усиливаются сверху вниз, а кислотные свойства – ослабляются.

Некоторые физические свойства этих металлов приведены в таблице 2.

Таблица 2. Физические свойства р-элементов.

| Элементы | rэф, Å | t пл., ºС | t кип., ºС | I1 ион., эВ | ρ, г/см3 | φº, В | Степень окисления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа IIIА |  |  |  |  |  |  |  |
| Al | 1,43 | 660 | 2500 | 5,99 | 2,70 | -1,66 | +3 |
| Ga | 1,39 | 29,8 | 2237 | 6,00 | 5,90 | - | +3 |
| In | 1.66 | 156,6 | 2075 | 5,79 | 7,31 | -0,343 | +3 |
| Tl | 1,71 | 303 | 1460 | 6,11 | 11,85 | -0,336 | +1; +3 |
| Группа IVА |  |  |  |  |  |  |  |
| Ge | 1,39 | 937,2 | 2852 | 7,90 | 5,32 | +0,01 | +4 |
| Sn | 1,58 | 231,9 | 2270 | 7,34 | 7,30 | -0,136 | +2; +4 |
| Pb | 1,75 | 327,4 | 1740 | 7,42 | 11,34 | -0,126 | +2; +4 |
| Группа VА |  |  |  |  |  |  |  |
| Sb | 1,61 | 630 | 1637 | 8,64 | 6,68 | +0,20 | +3; +5 |
| Bi | 1,81 | 271,3 | 1529 | 7,3 | 9,80 | +0,215 | +3; +5 |
| Группа VIА |  |  |  |  |  |  |  |
| Po | 1,21 | 254 | 962 | 8,43 | 9,30 | - | +2; +4 |

Алюминий очень активный металл, однако, на воздухе он довольно устойчив, так как его поверхность покрывается очень плотной пленкой оксида, предохраняющей его от дальнейшего контакта с воздухом. При нагревании на воздухе порошок алюминия сгорает с образованием оксида.

4Аl + 3О2 = 2Аl2О3

Порошкообразный алюминий легко реагирует с галогенами и всеми неметаллами при нагревании. В дальнейшем реакции протекают очень интенсивно и сопровождаются выделением большого количества тепла. С водородом алюминий непосредственно не реагирует, с фтором реакция не протекает за счет образования в начальный момент времени прочного поверхностного слоя фторида алюминия.

2Аl + 3Сl2 = 2АlСl3;  2Аl + 3Вr2 = 2АlВr3;  2Аl + 3I2 = 2АlI3;

2Аl + 3S = Аl2S3;  2Аl + N2 = 2АlN;  4Аl + 3С = Аl4С3.

Очищенный от защитной оксидной пленки алюминий взаимодействует с водой и кислотами-неокислителями с выделением водорода.

2Аl + 6Н2O = 2Al(OH)3 + 3H2;

2Аl + 6НСl = 2АlСl3 + 3Н2; 2Аl + 3Н2SО4(разб.) = Аl2(SО4)3 + 3Н2.

Разбавленная азотная кислота на холоду пассивирует алюминий, при нагревании алюминий растворяется в ней в зависимости от степени разбавленности кислоты с выделением различных продуктов: монооксида азота, свободного азота или нитрида аммония.

Аl + 4НNО3(разб.) = Аl(NО3)3 + NO + 2Н2O;

8Аl + 30НNО3 (оч.разб.)= 8Аl(NО3)3 + 3NН4NО3 + 9Н2О.

При обычной температуре концентрированные кислоты азотная и серная пассивируют поверхность алюминия, при нагревании реакции протекают довольно активно.

Аl + 6HNO3(конц.) = Аl(NО3)3 + 3NO2 + 3Н2О;

Al + 15Н2SО4(конц.) = 4Аl2(SО4)3 + 3Н2S + 12Н2O.

Алюминий типичный амфотерный элемент реагирует как с кислотами, так и со щелочами.

2Al + 6NaOH + 6H2O =  2Na3[Al(OH)6] + 3H2.

Галлий, индий и таллий более реакционноспособны, чем алюминий. Быстро окисляются на воздухе, легко реагируют с галогенами и другими неметаллами, а также кислотами. Талий при сгорании в кислороде образует оксид талия (I).

4Tl + O2 = 2Tl2O.

Галлий аналогично алюминию реагирует со щелочами, а индий и таллий не растворяются в них.

При высокой температуре олово и свинец реагируют с кислородом, галогенами и серой.

Sn + O2 = SnO2; Sn + 2Cl2 = SnCl4; Sn + 2S = SnS2;

2Pb + O2 = 2PbO; Pb + Cl2 = PbCl2; Pb + S = PbS.

Из металлов IVA группы германий несколько инертен, чем олово и свинец, при стандартных условиях на него не действуют ни неметаллы, ни кислоты и щелочи.

Олово  реагирует с разбавленными серной и соляной кислотой медленно, активнее процесс протекает с соляной кислотой. Свинец способен взаимодействовать с разбавленными кислотами, но их действие ослабляется вследствие образования на его поверхности нерастворимых пленок – сульфатной, хлоридной. С концентрированной соляной кислотой олово и свинец реагируют с образованием соединений типа H2[ЭCl4].

Sn + 2HCl = SnCl2 + H2;  SnCl2 + 2HCl= H2[SnCl4]; Pb+ 4HCl = H2 + H2[PbCl4].

С концентрированной серной кислотой германий и олово взаимодействуют с образованием солей:

Ge + 4H2SO4 = Ge(SO4)2 + 2SO2 + 2H2O;

Sn+ 4H2SO4 = Sn(SO4)2 + 2SO2 + 2H2O;

Свинец с концентрированной дает гидросульфат:

Pb + 3H2SO4 = Pb(HSO4)2 + SO2 + 2H2O;

При действии концентрированной азотной кислоты на германий и олово образуются соответственно германиевая и оловянная кислоты:

Э + 4HNO3 = H2ЭO3 + 4NO2 + H2O.

В разбавленной азотной кислоте олово ведет себя как типичный металл, образует соль нитрат олова (II):

3Sn + 8HNO3 = 3Sn(NO3)2 + 2NO + 4H2O.

Свинец же, независимо от концентрации азотной кислоты, образует соли свинца (II).

3Pb+ 8HNO3 = 3Pb(NO3)2 + 2NO + 4H2O.

При нагревании олово и свинец взаимодействуют со щелочами по уравнениям:

Sn + 2KOH + 2H2O = K2[Sn(OH)4] + H2;

Pb + 2KOH + 2H2O = K2[Pb(OH)4] + H2.

Германий со щелочами взаимодействует только при наличии окислителей.

Ge + 2KOH + 2H2O2 = K2[Ge(OH)6].

При стандартных условиях сурьма, подобно фосфору и мышьяку, реагирует только с галогенами. При нагревании на воздухе она сгорает с образованием Sb2O3, а с металлами образует сплавы или нестехиометрические твердые растворы.

2Sb + 3Cl2 = 2SbCl3.

В компактном виде висмут при стандартных условиях не реагирует с другими элементами, хотя подвергается поверхностному окислению. В виде порошка он сгорает в атмосфере галогенов с образованием тригалогенидов, как и сурьма. При сильном нагревании в кислороде или на воздухе висмут образует оксид Bi2O3. С металлами, даже щелочными и щелочно-земельными, висмут не образует стехиометрических соединений.

В ряду напряжений сурьма и висмут располагаются после водорода, поэтому не реагируют с кислотами-неокислителями. Однако, они взаимодействуют с концентрированной и разбавленной азотной кислотой, при этом висмут проявляет свойства металла и образует соль нитрат висмута (III).

Sb + 5HNO3 + H2O= H[Sb(OH)6] + 5NO2;

Bi + 6HNO3 = Bi(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O.

Концентрированная серная кислота окисляет сурьму и висмут при нагревании, например:

2Bi + 6H2SO4 = Bi2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O.

Полоний является радиоактивным элементом, по химическим свойствам отчасти похож на висмут, отчасти на теллур. Подобно теллуру образует летучие соединения   с водородом и галогенами. Полоний легко окисляется кислородом, галогенами, как типичный металл реагирует с соляной кислотой и азотной кислотой с последней образует соль Po(NO3)4.

Po + 2HCl = PoCl2 + H2.

Оксид алюминия обладает амфотерными свойствами, но он не растворяется в воде, кислотах и щелочах. При кипячении оксида алюминия в концентрированном растворе щелочи он частично переходит в раствор. Оксид алюминия сплавляется с твердыми щелочами и оксидами металлов, образуя безводные метаалюминаты.

Al2O3 + 2KOH= 2KalO2 + H2O;

Al2O3 + MgO = Mg(AlO2)2.

Совершенно аналогично ведут себя оксиды Ga2O3, In2O3, Tl2O3. Следует отметить, что оксид таллия (I) реагирует с водой, образуя гидроксид таллия (I):

Tl2O + H2O = 2TlOH.

Оксидам металлов III А группы соответствуют гидроксиды Al(OH)3, Ga(OH)3, In(OH)3, которые представляют собой студенистые осадки сложного строения. Они обладают амфотерными свойствами, реагируя с кислотами (HCl, H2SO4, HNO3) с образованием соответствующих солей и со щелочами с образованием комплексных соединений.

Э(OH)3 + NaOH = Na [Э(OH)4];

Э(OH)3 + 3NaOH = Na [Э(OH)6].

Сплавление со щелочами протекает по уравнению:

Э(OH)3 + NaOH = Na (ЭO2) + 2H2O.

Гидроксид таллия (III) в отличие от выше приведенных гидроксидов не растворим в щелочах. Для него характерны слабые основные и окислительные свойства.

Металлы IV А подгруппы способны образовывать два вида оксидов ЭО и ЭО2. Свежеприготовленный оксид германия GeO реагирует как с NaOH, так и с HCl, переходя в первом случае в анионную, во втором – в катионную форму. Оксиды олова (II) и свинца (II) в воде не растворяются, но взаимодействуют с кислотами и щелочами, причем основные свойства РbО выражены сильнее, чем у SnО. Продуктами взаимодействия со щелочами являются гидроксокомплексы, называемые станнитами и плюмбитами, например:

SnО + 2NаОН + Н2О = Nа2 [Sn(ОН)4].

Окислительные свойства не характерны для моноксидов этих металлов, хотя все они могут быть восстановлены до простых веществ.

Диоксиды германия и олова амфотерны с преобладанием у GeO2 кислотных, а у SnO2 основных свойств. Диоксид свинца почти не проявляет кислотных свойств.

При сплавлении со щелочами или основными оксидами оксиды олова и свинца образуют соответственно соли мета-станнаты и мета-плюмбаты.

SnO2 + 2NaOH = Na2SnO3 + H2O;

CaO + PbO2 = CaPbO3.

Диоксид свинца обладает сильными окислительными свойствами, особенно в кислой среде. Он может окислять даже соединения марганца (II) до перманганата:

2MnSO4 + 5PbO2 + 3H2SO4 = 2HmnO4 + 5PbSO4 + 2H2O.

Гидроксиды германия (II), олова (II) и свинца (II) являются амфотерными соединениями, легко растворяются в кислотах и щелочах. Например:

Pb(OH)2 + 2HNO3 = Pb(NO3)2 + 2H2O;

Pb(OH)2 + 2NaOH = Na2[Pb(OH)4].

Гидроксиду германия (IV) соответствует германиевая кислота, свойства которой подобны кремниевой кислоте. Германиевая кислота склонна образовывать коллоидные системы и в твердом состоянии существует в виде GeO2∙nH2O.

Гидроксиды олова (IV) называются оловянными кислотами (H2SnO3) и известны в двух модификациях: в виде α-оловянной кислоты и в виде β-оловянной кислоты. Точнее состав этой кислоты можно представить в виде высокогидратированного диоксида SnO2∙nH2O. Оловянная кислота легко растворяется в кислотах и щелочах:

H2SnO3 + 2NaOH + H2O = Na[Sn(OH)6];

H2SnO3 + 4HCl = SnCl4 + 3H2O.

Сурьма и висмут образуют оксиды двух видов Э2О3 и Э2О5. Высшие оксиды сурьмы и висмута крайне неустойчивые соединения и обладают кислотными свойствами. Оксид сурьмы (III) – типичный амфотерный оксид с некоторым преобладанием основных свойств. В сильных кислотах, например, серной и соляной, растворяется с образованием солей сурьмы (III):

Sb2O3 + 3H2SO4 = Sb2(SO4)3 + 3H2O.

Со щелочами взаимодействует с образованием солей сурьмянистой H3SbO3 или метасурьмянистой кислоты HsbO2. Например:

Sb2O3 + 2NaOH = 2NaSbO2 + H2O.

Гидроксид сурьмы (III) легко растворяется в кислотах и в избытке щелочи.

2Sb(OH)3 + 3H2SO4 = Sb2(SO4)3 + 6H2O.

Sb(OH)3 + NaOH = NaSbO2 + 2H2O.

Оксид висмута (III) имеет основной характер и растворяется в кислотах с образованием солей висмута (III).

Bi2O3 + 6HNO3 = 2Bi(NO3)3 + 3H2O.

Гидроксид висмута (III) проявляет свойства слабого основания.

Полоний образует оксид РоО2, который является слабо амфотерным соединением, взаимодействует с кислотами как основной оксид, но со щелочами реагирует только при сплавлении.

PoO2 + H2SO4 = Po(SO4)2 + H2O;

PoO2 + 2NaOH = Na2PO3 + H2O.

Соли элементов III А группы многочисленны. В воде растворимы нитраты, сульфаты и другие производные алюминия, галлия, индия, таллия. Фосфат алюминия AlPO4 в воде не растворим, не взаимодействует с уксусной кислотой, но реагирует с кислотами и щелочами. Соли алюминия и сильных кислот в водных растворах гидролизуются с образованием основных солей. Соли, образованные слабыми многоосновными кислотами (Аl2(СО3)3, Al(CH3COO)3, Аl2S3) гидролизуются полностью. С сульфатами щелочных металлов сульфат алюминия образует двойные соли, называемые квасцами, например КАl(SО4)2•12Н2О. В отличие от комплексных соединений двойные соли при растворении в воде полностью диссоциируют:

КАl(SО4)2 = Аl3+ + K+ + 2SO42-.

Распространены соли талия (I): Tl2SO4, TlClO3, TlClO4, TlNO3. В этом ряду более растворим нитрат таллия (I). Хлорид таллия (I) является трудно растворимым соединением, его свойства аналогичны хлориду серебра, разлагается на свету. Соединения таллия, галлия и индия ядовиты.

Соли олова (II) -  SnСl2, Sn(NО3)2, SnSО4 растворимы в воде и сильно гидролизуются и являются сильными восстановителями. Дисульфид олова SnS2 иногда называют сусальным золотом, не растворим в кислотах, но раствори в щелочах и сульфиде аммония, в последнем случае образует тиосоли.

SnS2 + 6NaOH = Na2[Sn(OH)6] + 2Na2S;

SnS2 + (NH4)2S = (NH4)2SnS3.

Моносульфид олова SnS не растворим в кислотах, щелочах и сульфите аммония, но растворяется в полисульфиде аммония.

SnS2 + (NH4)2S2 = (NH4)2SnS3.

Соли свинца (II), кроме  нитратов и ацетатов свинца (II) в воде мало растворимы и устойчивы, но при действии сильных окислителей переходя в соединения свинца (IV):

Pb(CH3COO)2 + CaOCl2 + H2O = PbO2 + 2CH3COOH + CaCl2.

Соли свинца (IV) не устойчивые соединения и являются сильными окислителями.

химия d-металлов

В периодической системе d-элементы занимают побочные подгруппы всех восьми групп. В больших периодах - четвертом, пятом и шестом находятся по 10 d-элементов, в последнем - седьмом находится пока пять d-элементов. В периодической системе d-элементы находятся в середине периода между s- и р-элементами и называются переходными металлами. Формирующими у них являются d-электроны.

В атомах d-элементов содержится от 1 до 10 электронов на d -подуровне предвнешнего электронного слоя и 2 электрона на  s-подуровне внешнего электронного слоя. Общая формула электронной конфигурации валентных подуровней в атомах  d-элементов имеет вид: (n-1)d1-10ns2. Исключение составляют атомы первой группы (n-1)d10ns1, некоторые атомы VI группы (Сr – 3d54s1, Мо - 4d55s1)  и  VIII группы  (Ru - 4d75s1, Rh - 4d85s1,  Рt - 5d96s1), у которых на внешнем уровне имеется лишь по одному электрону  (происходит  "провал"  одного  s-электрона  на  d-подуровень). У палладия внешний s-подуровень не заполнен (Рd - 4d105s0).

Для атомов d-элементов валентными могут являться не только s-электроны внешнего слоя, но и все или некоторые d-электроны предвнешнего слоя, поэтому большинство d-металлов имеют переменную валентность и переменную степень окисления. Так d-металлов III-VII групп высшая валентность и высшая степень окисления равна номеру группы, для d-металлов VIII группы высшая валентность и высшая степень окисления меньше, чем суммарное число электронов на предвнешнем d– и внешнем s–подуровнях, для d-металлов II группы, атомы которых имеют завершенную структуру d–подуровня, высшая валентность постоянная II и степень окисления - +2.

Также важной особенностью электронного строения атомов d-металлов является наличие свободных орбиталей  на предвнешнем d-подуровне и внешних  s- и р-подуровнях, что позволяет им образовывать донорно-акцепторные (координационные) связи с различными донорами неподеленных электронных пар (молекулы NНз, Н2О, ионы ОН-, СN- и др.). Вследствие этого d-металлы образуют многочисленные и разнообразные комплексные соединения; например: [Со(NН3)6]Сl3, К4[Fе(СN)6], Nа2[Zn(ОН)4],    [Сr(Н2O)6](NO3)3.

На физические свойства простых веществ существенно влияет число неспаренных d-электронов в предвнешнем слое, которые могут образовывать локализированную ковалентную связь между соседними атомами.

В свободном состоянии все d-элементы характеризуются металлическим блеском, значительной тепло- и электропроводностью. Скандий и титан относятся к легким металлам - их плотность равна соответственно 3,0 г/см3 и 4,5 г/см3. Остальные элементы имеют плотности свыше 6 г/см3 и могут быть отнесены к тяжелым металлам. Плотность металлов возрастает с увеличением атомного номера как в периоде, так и в группе. Все d-элементы четвертого периода, кроме цинка, являются достаточно тугоплавкими. Некоторые свойства d-элементов приведены в таблице 3.

Из таблицы 3 видно, что максимальную температуру плавления имеют элементы V-VI групп, имеющие по 3-4 неспаренных d-электрона. Заметное снижение температуры плавления наблюдаемое у марганца  и технеция, обусловлено особенностями электронной структуры этих металлов (завершением заполнения атомных орбиталей d-подуровня по одному электрону).

Таблица 3. Физические свойства d-элементов.

| Элементы | rэф, Å | t пл., ºС | t кип., ºС | I1 ион., эВ | ρ, г/см3 | φº, В | Характерные степени окисления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа I B |  |  |  |  |  |  |  |
| Cu | 1,28 | 1083 | 2600 | 7,72 | 8,96 | + 0,34 | +1; +2 |
| Ag | 1,44 | 960 | 2210 | 7,56 | 10,5 | + 0,8 | +1 |
| Au | 1.44 | 1063 | 2970 | 9,22 | 19,32 | +1,7 | +3 |
| Группа II B |  |  |  |  |  |  |  |
| Zn | 1,39 | 419 | 907 | 9,39 | 7,1 | -0,76 | +2 |
| Cd | 1,56 | 321 | 767 | 8,99 | 8,7 | -0,40 | +2 |
| Hg | 1,60 | -38,89 | 356 | 10,43 | 13,55 | +0,85 | +1; +2 |
| Группа III B |  |  |  |  |  |  |  |
| Sc | 1,64 | 1539 | 2700 | 6,54 | 3,0 | -2,08 | +3 |
| Y | 1,81 | 1525 | 3025 | 6,38 | 4,47 | -2.37 | +3 |
| La | 1,87 | 920 | 3470 | 5,61 | 6,16 | -2.55 | +3 |
| Группа IV B |  |  |  |  |  |  |  |
| Ti | 1,47 | 1677 | 3270 | 6,82 | 4,5 | -1,63 | +1; +2; +3; +4 |
| Zr | 1,60 | 1850 | 4474 | 6,84 | 6,50 | -1,43 | +4 |
| Hf | 1,62 | 2222 | 5280 | 7,3 | 13,31 | -1,57 | +4 |
| Группа V B |  |  |  |  |  |  |  |
| V | 1,36 | 1710 | 3450 | 6,74 | 5,96 | -1,18 | +2; +3; +4; +5 |
| Nb | 1,47 | 2487 | 4930 | 6,88 | 8,58 | -1,10 | +3; +5 |
| Ta | 1,49 | 2997 | 5425 | 7,88 | 16,69 | -1,12 | +5 |
| Группа VI B |  |  |  |  |  |  |  |
| Сr | 1,27 | 1855 | 2642 | 6,76 | 7,2 | -0,74 | +2; +3; +6 |
| Mo | 1,39 | 2610 | 4830 | 7,1 | 10,3 | -0,2 | +3; +4; +5; +6 |
| W | 1,40 | 3410 | 5930 | 7.98 | 19,3 | -0,15 | +4; +5; +6 |
| Группа VII B |  |  |  |  |  |  |  |
| Mn | 1,30 | 1244 | 2120 | 7,43 | 7,4 | -1,05 | +2; +4; +6; +7 |
| Tc | 1,36 | 2200 | 4600 | 7,28 | 11,5 | +0,47 | +6; +7 |
| Re | 1,37 | 3180 | 56400 | 7,87 | 21,0 | +0,37 | +6; +7 |
| Группа VIII B |  |  |  |  |  |  |  |
| Fe | 1,24 | 1536 | 3250 | 7,9 | 7,86 | -0,44 | +2; +3; +6 |
| Co | 1,26 | 1495 | 3185 | 7,86 | 8,33 | -0,277 | +2; +3 |
| Ni | 1,24 | 1453 | 3075 | 7,63 | 8,90 | -0,255 | +2; +3 |
| Ru | 1,32 | 2400 | 4200 | 7,36 | 12,8 | +0,45 | +4; +6; +8 |
| Rh | 1,345 | 1966 | 3900 | 7,46 | 12,42 | +0,6 | +3; +4; +6 |
| Pd | 1,375 | 1555 | 3179 | 8,33 | 12,03 | +0,83 | +2; +4; +6 |
| Os | 1,352 | 2700 | 4600 | 8,7 | 22,7 | +0,7 | +4; +6; +8 |
| Ir | 1,357 | 2457 | 4500 | 9,2 | 22,65 | +1,15 | +3; +4; +6 |
| Pt | 1,387 | 1774 | 3800 | 8,96 | 21,46 | +1,19 | +2; +4; +6 |

Металлы, имеющие на внешнем s-подуровне один электрон, как правило имеют более высокую электрическую проводимость (Сr, Мо и особенно Сu, Аg, Аи). Элементы III группы, имеющие всего один d-электрон, по своим свойствам близки к соседним щелочно-земельным металлам. Элементы II В группы с полностью заполненным d-подуровнем близки по свойствам к своим соседним p-элементам (подгруппы галлия) и характеризуются низкими температурами плавления и кипения, твердостью.

Первые энергии ионизации у d-элементов четвертого и пятого периода мало отличаются, но для d-элементов шестого периода значения энергии ионизации возрастают. Это связано с тем, что с увеличением порядкового номера элемента периодической системы изменяется электронная структура металлов в силу нескольких причин: появления вакантных f-подуровней, проникновения s-электронов под экран d-, а затем d– и f-электронов, f-сжатия в шестом периоде.

С увеличением атомного номера d-элементов по периоду и с уменьшением атомного номера по группам наблюдается уменьшение радиуса металлов.

Все d-металлы являются восстановителями и реагируют с неметаллами.

На воздухе эти металлы достаточно устойчивы за счет наличия на их поверхности защитных оксидных пленок. Исключение составляет железо, которое под влиянием кислорода и влаги воздуха ржавеет:

4Fe + 3O2 + 2nH2O = 2Fe2O3∙nH2O.

Однако, железо высокой степени чистоты приобретает чрезвычайную устойчивость к коррозии. Так, близ Дели  в Индии находится знаменитая 10-метровая колона из железа высокой чистоты, которая  за 3000 лет существования не пострадала от коррозии.

При наличии в воздухе сероводорода на серебре образуется черный налет сульфида серебра:

4Ag + 2H2S + O2 = 2Ag2S + 2H2O.

На поверхности меди во влажном воздухе с участием диоксида углерода образуется карбонат гидроксомеди (II):

2Cu + O2 + H2O + CO2 = (CuOH)2CO3.

При нагревании в порошкообразном состоянии все d-металлы, кроме золота и серебра, взаимодействуют с кислородом с образованием оксидов, состав которых зависит от условий окисления.

4Cr + 3O2 = 2Cr2O3; Mn + O2 = MnO2; 2Cu + O2 = 2CuO; 2Hg + O2 = 2HgO.

Химические свойства оксидов и соответствующих им гидроксидов определяются степенью окисления металла. Общая закономерность состоит в том, что с увеличением степени окисления металла происходит постепенное ослабление основных и усиление кислотных свойств. Например: МnО - основной оксид, Мn2O3 и МnО2 - амфотерные, МnО3 и Мn2О7 - кислотные; СrО — основной оксид, Сr2O3 — амфотерный, СrО3 — кислотный; V(ОН)2 — основной гидроксид, V(ОН)3 — амфотерный, а гидроксид ванадия (V) — ванадиевая кислота НVО3.

При нагревании металлов III В группы (Sc, Y, La) в атмосфере водорода, образуются гидриды. Металлы IVB, VB групп и VIIIB группы (платиновые металлы) активно поглощают атомарный водород и образуют соединения металлической природы.

Sc + H2 = ScH2; 2La + 3H2 = 2LaH3; Ti + H2 = TiH2.

В результате насыщения металлов водородом они становятся хрупкими, теряют металлических блеск, изменяется их электропроводность и магнитная восприимчивость.

С галогенами реагируют все металлы, кроме золота и серебра, в зависимости от условий и природы компонентов образуются разнообразные галиды.

2Cr + 3Cl2=2CrCl3; Mn + Cl2 = MnCl2; 2Fe + 3Cl2 = 2FeCl3; Cu + Cl2 = CuCl2.

Золото растворяется в водном растворе хлора (хлорной воде) за счет образования устойчивого комплекса трихлороксоаурата водорода:

2Au + 3Cl2 + 2H2O = 2H2[AuCl3O].

С серой, азотом, углеродом, кремнием и бором способны реагировать d–металлы, образуя при этом сульфиды, нитриды, карбиды, силициды и бориды, которые для многих d–металлов являются металлоподобными веществами.

Hg + S = HgS; Cu + S = CuS; 2Fe + N2 = 2FeN; 2Mn + Si = Mn2Si; 2Cr + N2 = 2CrN.

Восстановительная активность различных d-металлов изменяется в широких пределах: среди них есть металлы средней активности, находящиеся в ряду напряжений до водорода (Fе, Сr, Zn, Мn и др.), малоактивные металлы (Сu, Нg и др.) и благородные металлы (Аu, Pt и др.), располагающиеся в ряду напряжений после водорода. Наиболее сильными восстановителями являются элементы  III В группы, а также цинк и кадмий (группа II В). Они реагируют с водой и слабыми кислотами.

Zn + H2O = Zn + H2; Zn + H2S = ZnS + H2; 2Sc + 6H2O = 2Sc(OH)3 + 3H2.

Все рассматриваемые металлы, кроме металлов группы I В, ртути, рения, технеция  и платиновых металлов (группа VIII В), в ряду напряжений стоят левее водорода, поэтому при действии соляной и разбавленной серной кислот они растворяются с образованием хлоридов или сульфатов, в которых металл находится преимущественно в низшей степени окисления. Такие металлы как цирконий, гафний, ниобий, тантал, молибден, вольфрам, не смотря на отрицательные значения стандартных электродных потенциалов, стойки к действию разбавленных соляной и серной кислот, а также к кислотам-окислителям за счет своей способности к пассивации. Их химическая устойчивость к действию агрессивных сред возрастает при увеличении атомного номера.

Fe + 2HCl = FeCl2 + H2; Mn + H2SO4 = MnSO4 + H2;

Ti + 2HCl = TiCl2 + H2; Cr + 2HCl = CrCl2 + H2.

Некоторые малоактивные металлы способны реагировать с кислотами-неокислителями при особых условиях. При высокой температуре серебро может взаимодействовать с йодоводородной и хлороводородной кислотами, образуя труднорастворимые соли серебра:

2Ag + 2HI = 2AgI + H2; 2Ag + 2HCl = 2Agcl + H2.

Медь и платина могут вступать в реакции взаимодействия с соляной кислотой только при участии окислителя (кислорода).

2Cu + 4HCl + O2 = 2CuCl2 + 2H2O; Pt + 6HCl + O2 = H2[PtCl6] + 2H2O.

Концентрированная серная кислота окисляет Ag, Тi, Мn, V, Hg, Сu, с образованием сульфатов.

2Ag + 2H2SO4 = Ag2SO4 + SO2 + 2H2O; Cu + 2H2SO4 = CuSO4 + SO2 + 2H2O;

Mn + 2H2SO4 = MnSO4 + SO2 + 2H2O; V + 3H2SO4 = VOSO4 + 32O2 + 3H2O.

Хром, железо, никель и кобальт под действием концентрированной серной кислоты пассивируются, но при нагревании реакции протекают.

2Fe + 6H2SO4 = Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O; 2Cr + 6H2SO4 = Cr2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O.

Палладий реагирует с концентрированной серной кислотой при температуре 3000С с образованием солей палладия (II):

Pd + 2H2SO4 = PdSO4 + SO2 + 2H2O.

Цинк и кадмий легко взаимодействуют с концентрированной серной кислотой:

Zn + 2H2SO4 = ZnSO4 + SO2 + 2H2O;

При нагревании в результате реакции могут образовывать другие продукты восстановления серной кислоты:

3Zn + 4H2SO4 = 3ZnSO4 + S + 4H2O; 4Zn + 5H2SO4 = 4ZnSO4 + H2S + 4H2O.

Цинк, ртуть, медь, серебро реагируют с концентрированной и разбавленной азотной кислотой:

4Zn + 10HNO3(разб.) = 4Zn(NO3)2+ NH4NO3 + 3H2O;

3Сu + 8HNO3(разб.) = 3Cu(NO3)2+ 2NO + H2O;

6Hg + 8HNO3(разб.) = 3Hg2(NO3)2+ 2NO + 4H2O;

Hg + 4HNO3(конц.) = Hg(NO3)2+ 2NO2 + 2H2O;

Cu + 4HNO3(конц.) = Cu(NO3)2+ 2NO2 + 2H2O;

Ag + 2HNO3(конц.) = AgNO3+ NO2 + H2O.

Под действием разбавленной азотной кислоты хром, железо, кобальт, никель превращаются в растворимые нитраты.

Fe + 4HNO3(разб.) = Fe(NO3)3 + NO + 2H2O;

3Ni + 8HNO3(разб.) = 3Ni(NO3)2+ 2NO + 4H2O;

Cr + 4HNO3(разб.) = Cr(NO3)3 + NO + 2H2O.

Титан, ванадий и марганец в разбавленной азотной кислоте не растворяются на холоду. Концентрированная азотная кислота превращает титан в Н2ТiO3, ванадий в НVO3, молибден в молибденовую кислоту, рений и технеций соответственно в рениевую и технециевую кислоты, но пассивирует на холоду марганец, хром и железо.

V + 5HNO3(конц.) = HVO3 + 5NO2 + 2H2O;

3Ti + 4HNO3(конц.) + H2O = 3HTiO3 + 4NO;

Mo + 2HNO3(конц.) + H2O = H2MoO4 ∙H2O + 5NO;

3Re + 7HNO3(конц.) = 3HReO4 + 7NO + 2H2O.

Цирконий и гафний взаимодействуют с царской водкой, с концентрированной плавиковой кислотой и смесь плавиковой и азотной кислот с образованием комплексных соединений:

Zr + 4HNO3 + 18HCl = 3H2[ZrCl6] + 4NO + 8H2O;

Hf + 6HF = H2[HfF6] + 2H2;

Zr + 4HNO3 + 18HF= 3H2[ZrF6] + 4NO + 8H2O.

Ниобий, тантал и вольфрам реагируют только в смеси плавиковой и азотной кислот:

W + 2HNO3 + 8HF= H2[WF8] + 2NO + 4H2O;

Nb + 5HNO3 + 21HF= 3H2[NbF7] + 5NO + 10H2O.

Золото и металлы платиновой подгруппы стойки к действии кислот-окислителей, за исключением палладия. В царской водке растворяются золото, платина, палладий и осмий, образуя комплексные соединения, но родий, рутений и иридий не растворяются.

Pt + 4HNO3 + 18HCl = 3H2[PtCl6] + 4NO + 8H2O;

Au + HNO3 + 4HCl = H[AuCl4] + NO + 2H2O.

Золото способно реагировать с горячей концентрированной селеновой кислотой.

2Au + 6H2SeO4= Au2(SeO4)3 + 3H2SeO3 + 3H2O.

Под действием щелочей d-металлы, оксиды которых обладают амфотерными свойствами, растворяются с выделением водорода. Например, цинк образует цинкаты Ме2 [Zn(ОН)4], титан - титанаты Ме2 [Тi(ОН)6].

Zn + 2NaOH + 2H2O = Na2[Zn(OH)4] + H2;

Ti + 2NaOH + 4H2O = Na2[Ti(OH)6] + H2

Ванадий, ниобий, тантал, молибден, вольфрам и хром окисляются расплавленными щелочами в присутствии окислителей с образованием ванадатов, ниобатов, танталатов (МеЭО3), молибдатов, вольфраматов и хроматов (Ме2ЭО4).

2V + 2KOH + 5H2O2 = 2KVO3 + 6H2O;

2W + 4KOH + 3O2 = 2K2WO4 + 2H2O.

В то время как переходные металлы в свободном состоянии являются активными восстановителями, их соединения могут выполнять как восстановительные, так и окислительные функции. Соединения с невысокими степенями окисления являются восстановителями, а соединения с высокими степенями окисления — окислителями, например: МnSО4, FеСl2, СrСl2 - восстановители, К2FеО4, К2Сr2О7 - сильные окислители.

Соединения со степенью окисления железа + 2 проявляют восстановительные свойства, так как легко Fe+2 окисляется до Fe+3:

Fe+2 - 1ē = Fe+3.

Так свежеполученный зеленоватый осадок Fe(OH)2 на воздухе очень быстро изменяет окраску - буреет, за счет окисления гидроксида железа (II) кислородом воздуха:

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O = 4Fe(OH)3.

Восстановительные свойства проявляют соли двухвалентного железа, особенно при действии окислителей в кислой среде.

10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 =  5Fe2(SO4)3 + 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O.

Соединения со степенью окисления железа + 3 проявляют окислительные свойства, так как под действием восстановителей Fe+3 превращается в Fe+2:

Fe+3 + 1ē = Fe+2.

Например, хлорид железа (II) окисляет йодид калия до свободного йода:

2FeCl3 + KI = 2FeCl2 + 2KCl + I2.

При взаимодействии с сильными окислителями оксид железа (III) проявляет восстановительные свойства, образуя феррат калия, где железо приобретает максимальную степень окисления +6.

Fe2O3 + 4KOH + 3KNO3 = K2FeO4 + 3KNO2 + 2H2O.

Все соединения железа +6 (ферраты) – очень сильные окислители.

Соединения кобальта (II) окисляются с большим трудом, чем соединения железа (II), так гидроксид кобальта (II) окисляется кислородом воздуха медленно, чем происходит аналогичное превращение гидроксидов железа, но в присутствии сильных окислителей реакция протекает быстро.

2Co(OH)2 + NaClO + H2O = 2Co(OH)3 + NaCl

Соединения кобальта (III) менее устойчивы, чем соединения железа (III) и проявляет более сильно выраженную окислительную способность.

2Co(OH)3 + 6HCl = 2CoCl2 + Cl2 + 6H2O.

Соединения со степенью окисления хрома + 2 проявляют восстановительные свойства, так как легко Cr+2 окисляется до Cr+3:

Cr+2 - 1ē = Cr+3.

Например, гидроксид хрома Cr(OH)2 легко окисляется кислородом воздуха до гидроксида хрома (III):

4Cr(OH)2 + O2 + 2H2O = 4Cr(OH)3.

Сильными восстановителями являют соли двухвалентного хрома.

4CrCl2 + 4HCl + O2 =  4CrCl3 + 2H2O.

Соединения хрома (III) могут при взаимодействии с сильными восстановителями проявлять окислительные свойства, переходя в соединения хрома (II), а при взаимодействии с сильными окислителями (например, бром, перманганат калия и др.) проявлять восстановительные свойства, превращаясь  в соединения хрома (VI).

2CrCl3 + H2 = 2CrCl2 + 2HCl;

Cr2(SO4)3 + 2KMnO4 + 7H2O = K2Cr2O7 + 2Mn(OH)4 + 3H2SO4.

Соединения хрома (VI) – сильные окислители, так как Cr+6 легко превращается в Cr+3:

Cr+6 + 3ē = Cr+3.

Активными окислителями являются оксид хрома (VI), хроматы и дихроматы. Оксид хрома (VI) в воде образует хромовые кислоты – хромовая (H2CrO4) и дихромовая (H2Cr2O7), которые существую только в водных растворах, он их соли устойчивы. Хромат ионы CrO42- и дихромат-ионы Cr2O72- легко переходят друг в друга при изменении среды растворов. В кислой среде хроматы переходят в дихроматы,  а в щелочной среде дихроматы переходят в хроматы.

2K2CrO4 + H2SO4 = K2Cr2O7 + K2SO4 + H2O;

K2Cr2O7 + 2KOH = 2K2CrO4 + H2O;

Особенно сильные окислительные свойства проявляет дихромат калия K2Cr2O7 в кислой среде:

K2Cr2O7 + 3H2S + 4H2SO4 = 3S + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O.

Гидроксид марганца (II) и соли марганца (II) при взаимодействии с окислителями проявляют восстановительные свойства. На воздухе гидроксид марганца (II) окисляется до гидроксида марганца (IV).

2Mn(OH)2 + O2 + 2H2O = 2Mn(OH)4

Соли марганца (II) окисляются как до диоксида, так и до перманганата. Реакция может протекать как в кислой, так и в щелочной среде:

2Mn(NO3)2 + 5PbO2 + 6HNO3 = 2HMnO4 + 5Pb(NO3)2 + 2H2O;

2Mn(NO3)2 + 5KBrO + 6KOH = 2KMnO4 + 5KBr + 4KNO3 + 3H2O;

Mn(NO3)2 + KBrO + 2KOH = MnO2 + KBr + 2KNO3 + H2O.

Оксид марганца (IV) при нагревании с концентрированными растворами серной и соляной кислот действует как окислитель, при этом выделяются кислород и хлор:

2MnO2 + 2H2SO4 = 2MnSO4 + O2 + 2H2O;

MnO2 + 4HCl = MnCl2 + Cl2 + 2H2O.

При взаимодействии с более сильными окислителями выступает как восстановитель, образуя соединения марганца (VI) и (VII):

2MnO2 + 4KOH + O2 = 2K2MnO4 + 2H2O;

3MnO2 + 4KClO3 + 6KOH = 3K2MnO4 + KCl + 3H2O;

2MnO2 + 3PoO2 + 6HNO3 = 2HMnO4 + 3Po(NO3)2 + 2H2O.

Соединения марганца (VI) манганаты в водных растворах устойчивы при избытке щелочи, в нейтральной среде быстро диспропорционируют:

3K2MnO4 + 2H2O = 2KMnO4 + MnO2 + 4KOH.

Манганаты – окислители, они восстанавливаются, например  Na2SO3 до оксида марганца (IV) в нейтральной и слабощелочной среде, в кислой до иона Mn2+. При взаимодействии с хлором манганаты окисляются в перманганаты:

2K2MnO4 + Cl2 = 2KMnO4 + KCl.

Оксид марганца (VII) и соли перманганат-ионов MnO4- являются сильными окислителями. Окислительная способность перманганата калия определяется средой протекания реакции, в кислой среде она имеет наибольшее значение и происходит восстановление до иона Mn2+, в нейтральной и слабощелочной – MnO2, в сильнощелочной – MnO4 2-.

2KMnO4 + 10KI + 8H2SO4 = 2MnSO4 + 5I2 + 6K2SO4 + 2H2O;

2KMnO4 + 3Na2SO3 + H2O = 3Na2SO4 + 2MnO2 + 2KOH;

2KMnO4 + K2SO3 + 2KOH = K2SO4 + 2K2MnO4 + H2O.

Переходные металлы, особенно Сr3+, Ni2+, Со3+, Fе2+ и Fе3+, Аg+, Сu2+ являются активными комплексообразователями и образуют множество разнообразных комплексов с распространенным лигандам такими как аммиак NH3, CN-, СNS-, NО2-, С2О42- (оксалат-ион), F-, Сl-, ОН-, Н2О.

Вследствие наличия вакантных атомных орбиталей и малых размеров атомов и ионов металлы VIII группы образуют огромное число комплексов, большинство из которых имеет высокую прочность. Типичными координационными числами для этих металлов являются 4 и 6.

Металлы семейства железа и их соединения легко образуют комплексы. Железо, кобальт и никель при взаимодействии с молекулами СО образуют комплексы – карбонилы [Fe(CO)5], [Ni(CO)4].

Гидроксид кобальта (II) взаимодействует с аммиаком с участием солей аммония и без них с образованием аммиакатов:

Co(OH)2 + 4NH3 + 2NH4Cl = [Co(NH3)6]Cl2 + 2H2O

Гидроксид никеля (II) плохо растворяется в воде и концентрированных щелочах, но реагирует с гидроксидом аммония с образованием комплексных соединений:

Ni(OH)2 + 6NH4OH = [Ni(NH3)6](OH)2 + 6H2O

Соли железа (II) и (III) под действием избытка цианида калия образуют комплексные соединения, в первом случае гексациано-(II)феррат калия (желтую кровяную соль), во втором – гексациано-(III)феррат калия (красную кровяную соль):

FeCl2 + 6KCN = K4[Fe(CN)6] + 2KCl;

FeCl3 + 6KCN = K3[Fe(CN)6] + 3KCl.

Гексациано-(II)феррат калия является чувствительным реактивом на ионы Fe3+, в результате этой реакции образуется синий осадок – гексациано-(II)феррат железа Fe4[Fe(CN)6]3.

3K4[Fe(CN)6] + 4FeCl3 = Fe4[Fe(CN)6]3 + 12KCl.

Гексациано-(III)феррат калия является чувствительным реактивом на ионы Fe2+, в результате этой реакции образуется интенсивно-синий осадок – гексациано-(III)феррат железа Fe3[Fe(CN)6]2.

2K3[Fe(CN)6] + 3FeSO4 = Fe3[Fe(CN)6]2 + 3K2SO4.

Для металлов платиновой подгруппы характерно образование ацидокомплексов (хлоридов, нитридов, роданидов, цианидов), аммиакатов и других комплексов. Так хлорид палладия (II) и хлорид платины (IV) с соляной кислотой образуют соответственно палладий(II)-хлористоводородная и платина(IV)-хлористоводородная кислоты с ацидокомплексом [PdCl4]2- и [PtCl6]2- в растворе.

PdCl2 + 2HCl = H2[PdCl4]; PtCl4 + 2HCl = H2[PtCl6]

Кислотам H2[PdCl4] и H2[PtCl6] соответствуют комплексные соли M2[PdCl4] и M2[PtCl6], где М+ - NH 4+, Na+, K+, Rb+.

Роданиды K2[Pd(CNS)4] и K2[Pt(CNS)6] получены при взаимодействии роданидов палладия и платины с избытком роданида калия.

Pt(CNS)4 + 2KCNS = K2[Pt(CNS)6]

В результате реакции взаимодействия платины с цианидами щелочных при участии паров воды, образуются комплексы цианидов платины (IV), которые относятся к числу наиболее устойчивых комплексов.

Pt + 4KCN + 2H2O = K2[Pt(CN)4] + KOH + H2.

Процесс комплексообразования происходит при хлорировании смеси порошка иридия и хлорида натрия при высокой температуре.

Ir + 2Cl2 + 2NaCl = Na2[IrCl6]

Соединения хрома сo степенью окисления +3 склоны к образованию многочисленных комплексных солей с координационным числом 6, что объясняется наличием в ионе Cr+3 свободных шести орбиталей и большим эффективным потенциалом. Так гидроксид хрома (III) при действии избытка щелочи переходит в комплексный гидроксохромит-ион:

Cr(OH)3 + 3NaOH = Na3[Cr(OH)6]

Взаимодействие хлорида хрома (III) с водой сопровождается комплексообразованием, в зависимости от температуры, концентрации и кислотности состав катионных аквакомплексов может быть различен.

CrCl3 + 6H2O = [Cr(H2O)6]Cl3; CrCl3 + 4H2O = [Cr(H2O)4Cl2]Cl.

Комплексообразование имеет место при химических процессах перевода элементов I В группы в раствор. Золото, серебро взаимодействует с цианидами щелочных металлов при доступе кислорода с образованием комплексных соединений:

4Ag + O2 + 8KCN + 2H2O= 4K[Ag(CN)2] + 4KOH;

4Au + O2 + 8NaCN + 2H2O= 4Na[Au(CN)2] + 4NaOH.

Медь при участии кислорода реагирует с водными растворами аммиака:

4Cu + O2 + 8NH3 + 2H2O= 4[Cu(NH3)2]OH.

Оксиды меди (I) и серебра (I) образуют гидроксокомплексные соединения с концентрированными растворами щелочей.

Cu2O + 2NaOH + H2O = 2Na[Cu(OH)2]

Оксид серебра (I) легко реагирует с раствором аммиака с образованием аммиачного комплексного соединения:

Ag2O + 4NH3 + 2H2O = 2[Ag(NH3)2]OH

Гидроксид меди (II) и гидроксид золота (III) реагируют с кислотами и щелочами с образованием комплексных соединений.

Cu(OH)2 + 2HCl + 2H2O = [Cu(H2O)4]Cl2;

Au(OH)3 + 4HCl = H[AuCl4] + 3H2O;

Cu(OH)2 + 2NaOH = Na2[Cu(OH)4] ;

Au(OH)3 + NaOH = Na[Au(OH)4] .

Соли металлов (Cu, Ag, Au) образованные ионными связями могут переходить в комплексные с координационным числом 2 для степени окисления +1, а для более высокой степени окисления (+2, +3) координационное число равно 4.

Нерастворимые в воде хлориды меди (I) и серебра растворяются в избытке аммиака с образованием аммиакатов:

CuCl + 2NH3 = [Cu(NH3)2]Cl; AgCl + 2NH3 = [Ag(NH3)2]Cl.

Тетрацианоаурат-(III) калия может быть получен при действии избытка цианида калия на хлорид золота (III):

AuCl3 + 4KCN = K[Au(CN)4] + 3KCl.

Все элементы II В группы образуют комплексные ионы, для которых наиболее характерно координационное число 4, наиболее устойчивы цианистые комплексы цинка и кадмия и йодидные комплексы ртути.

Cd(CN)2 + 2KCN = K2[Cd(CN)4]; HgI2 + 2KI = K2[HgI4];

HgO + 4KI + H2O = K2[HgI4] + 2KOH.

Аммиачные комплексы цинка и кадмия образуются при взаимодействии их гидроксидов с избытком раствора аммиака:

Zn(OH)2 + 4NH4OH = [Zn(NH3)4](OH)2 + 4H2O;

Cd(OH)2 + 6NH4OH = [Cd(NH3)6](OH)2 + 6H2O.

Аммиакаты ртути (II) образуются только при большом избытке аммиака в присутствии хлорида аммония.

HgCl2 + 2NH3 = [Hg(NH3)2]Cl2

Гидроксид цинка как амфотерное соединение взаимодействует с кислотами и со щелочами с образованием гидроксоцинкатов:

Zn(OH)2 + 2NaOH = Na2[Zn(OH)4];

Zn(OH)2 + 2HCl + 2H2O = [Zn(H2O)4]Cl2.

Комплексообразование существенно изменяет свойства ионов переходных металлов. Так, ионы Сu2+ голубого цвета, [Сu(NН3)4]2+ - темно-синего, Ni2+ — зеленый, [Ni(NН3)6]2+ - синий и т. д. Ион Аg+ дает малорастворимое соединение АgСl, хлорид [Аg(NН3)2]Сl в воде хорошо растворим. Выше было указано, что ион Со3+ является очень сильным окислителем, т. е. легко переходит в Со2+. Вместе с тем аммиакат [Со(NН3)6]2+ — сильный восстановитель и охотно превращается в [Со(NН3)6]3+.

Следует отметить, что свойства лигандов также сильно отличаются от свойств тех же частиц в некоординированном состоянии. Так, например, известно, что КCN является сильным ядом, вместе с тем ионы СN- в составе К4[Fе(СN)6] нетоксичны. Ионы Сl-, находящиеся во внутренней сфере прочных комплексов хрома или кобальта, не осаждаются ионами серебра. Известно, что аммиак в водных растворах является основанием. В то же время координированный аммиак в комплексах Рt(IV) отщепляет протоны, т. е. является кислотой.