ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

# ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ

## ПОЛУЧЕНИE ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС И ИССЛЕДОВАНИЕ

ИХ СВОЙСТВ

# Методические указания

по выполнению лабораторной работы

Ростов-на-Дону

2022

1. Цель работы.

Ознакомиться с технологическим процессом изготовления деталей из пресс-порошка методом горячего прессования , определить усадку и предел прочности при сжатии.

2. Общие сведения о пластмассах.

Пластическими массами (пластмассами), называют материалы основу которых  составляют природные или синтетические высокомолекулярные соединения.

Термопласты (полиэтилен, капрон, полистирол) при нагреве размягчаются и плавятся, а при охлаждении опять затвердевают. Термопласты состоят из линейных наразветвленных макромолекул.

Реактопласты (эпоксидные, фенолоформальдегидные) при нагреве вначале пластифицируются, а затем, в результате химической реакции, переходят в твердое необратимое состояние. Реактопласты при затвердевании образуют пространственную сетку из макромолекул.

В зависимости от состава все пластмассы подразделяются на простые – однокомпонентные и композиционные – многокомпонентные. Последние используются в машиностроении.

В качестве компонентов пластмасс используются:

– наполнители  (древесная мука, хлопковые очесы, асбест, специальные ткани, различные волокна);

- пластификаторы (масла, дибутилфталат);

- смазки (стеарин, олеиновая кислота);

- красители (сурик, двуокись титана, пигменты);

- катализаторы (известь, магнезия).

Таблетирование пресс-порошков является предварительной операцией, позволяющей:

- уменьшить объем загрузочной камеры пресс-формы;

- упростить операцию дозировки;

- применить дополнительный подогрев.

Изготовление пластмассовых деталей может осуществляется прессованием, литьем под давлением, экструзией, пневмо-вакуум формовкой, штамповкой, спеканием, резанием и т.д.

3.Приспособления, приборы и материалы.

3.1. Пресс-форма для таблетирования;

3.2. Пресс гидравлический усилием 40 кН;

3.3. Пресс-форма для горячего прессования;

3.4. Нагревательное устройство;

3.5. Термопара;

3.6. Милливольтметр;

3.7. Пресс гидравлический испытательный;

3.8. Микрометр 0-25 с подставкой;

3.9. Емкость с пресс-порошком К-18-2;

3.10.Плоскогубцы и рукавица;

3.11.Кольцо для выпрессовки образца.

4. Порядок выполнения работы.

4.1. Ознакомиться с настоящими методическими указаниями.

4.2. Подготовить бланк отчета, включающий:

- титульный лист с указанием группы и фамилии студента, а также фамилии преподавателя;

- цель работы;

- проведение расчетов по формулам (1)- (5);

- схему горячего прессования (рис.1);

- таблицы № 1 и № 2.

4.3. Рассчитать показание манометра при таблетировании

Pм=Рпр⋅FТFП,                                                              (1)

где:

Pм−	показание манометра пресса при давлении таблетирования, кгс/см2;

Pпр=2500 кгс/см2(250 МПа) – давление таблетирования;

FП=	26,4 см2 – площадь поршня пресса;

FТ− площадь поперечного сечения таблетки ,см2.

4.4. Засыпать мерным стаканом порцию пресс-порошка в пресс-форму для таблетирования.

4.5. Подготовить пресс к работе: установить пресс-форму на стол пресса и закрыть клапан гидросистемы пресса.

4.6. Качая рукоятку довести давление на манометре до расчетной величины.

4.7.Сбросить давление (открыв клапан), опустить стол пресса, установить пресс-форму на кольцо для выпрессовки образца.

4.8. Закрыть клапан и распрессовать пресс-форму, вынув из нее таблетку.

4.9. Повторить п.п. 4.4-4.8, изготовив 6 таблеток.

4.10.Установить на милливольтметре температуру горячего прессования, равную 155±5°С.

4.11.Вставить пресс-форму для горячего прессования в электронагреватель; вставить спай термопары в отверстие пресс-формы; включить нагреватель; нагреть пресс-форму до нужной температуры (рис.).

Рис. Схема горячего прессования:

- верхний пуансон; 2- милливольтметр;

- термопара; 4- нагреватель; 5 –образец;

- нижний пуансон; 7- прокладка асбестовая;

8– поршень пресса

4.12.Рассчитать показание манометра пресса при горячем прессовании

PМ1=Pпр1FoFп,                                                                (2)

где:

Pм1−показание манометра при горячем прессовании;

Рпр1=300 кгс/см2 (30МПа)– давление горячего прессования;

Fo−	площадь поперечного сечения образца, см2,

4.13.Рассчитать время выдержки под давлением

t=to⋅d,                                                                    (3)

где:

t−	время выдержки под давление, мин.;

to=	0,8 мин/мм – время выдержки на 1 мм диаметра образца;

d−	диаметр образца, мм.

4.14. Подготовить пресс к работе: установить нагретую пресс-форму с двумя таблетками на стол пресса; закрыть клапан гидросистемы.

4.15. Качая рукоятку довести давление на манометре до расчетного.

4.16. Выдержать пресс-форму под нагрузкой в течении расчетного времени.

4.17. Сбросить давление, открыв клапан, опустить стол пресса, установить пресс-форму на кольцо для выпрессовки образца.

4.18. Закрыть клапан и распрессовать пресс-форму, вынув из нее образец.

4.19. Повторить п.п. 4.10-4.18, изготовив 3 образца.

4.20.Провести измерения диаметра образцов в двух взаимоперпендикулярных направлениях.

4.21. Рассчитать среднюю величину усадки

Δd=6Dм−D1−1−D1−2−D2−1−D2−2−D3−1−D3−26⋅100%,               (4)

где

Δd−	средняя усадка по диаметру, %;

Dм−	диаметр отверстия в матрице, мм;

Dn−m−размер образца, мм (n - № образца; m- № замера).

4.22. Заполнить таблицу 1 в отчете.

# Таблица 1

| Диаметр отверстия матрицы | ## Диаметр образца |  |  |  |  |  | Среднее значение усадки, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-й образец |  | 2-й образец |  | 3-й образец |  |  |
|  | 1-й замер | 2-й замер | 1-й замер | 2-й замер | 1-й замер | 2-й замер |  |
| Dм | D1−1 | D1−2 | D2−1 | D2−2 | D3−1 | D3−2 | Δd |

4.23. Установить образец на испытательный пресс; закрыть предохранительную решетку и разрушить образец.

4.24. Рассчитать предел прочности пластмассы на сжатие

σ=Pm1+Pm2+Pm3Fn3⋅9,81⋅Fo,                                                  (5)

где

σ	- предел прочности на сжатие , МПа;

Pm	- показания манометра пресса при разрушении образца, кгс/см2.

4.25. Заполнить таблицу 2 в отчете.

# Таблица 2

| Показания манометра при разрушении, кгс/см2 |  |  | Площадь поршня, см2 | Площадь образца, см2 | Предел прочности, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pm1 | Pm2 | Pm3 | Fn | Fo | σ |

4.26. Подготовить ответ на следующие контрольные вопросы:

- Какие материалы называются полимерами?

- Какие полимеры относятся к термопластичным и чем характеризуются их свойства?

- Какие полимеры относятся к термореактивным и в чем состоит особенность их свойств?

- Назовите способы переработки пластмасс в изделия.

- Для чего необходимо знать усадку материала?

- Для чего проводится операция таблетирования?

- Расскажите о процессе получения изделий из термореактивных пластмасс.

### Составители:  Рубанов Владилен Васильевич

Кохановский Вадим Алексеевич

Пономарев Юрий Николаевич

Петров Юрий Александрович

Ворожеин Юрий Михайлович

Получение изделий из пластмасс и исследование их свойств

# Методические указания

# по выполнению лабораторной работы

Редактор А.А.Литвинова

_____________________________________________________________

ЛР № 04779  от 18.05.01.   В набор               В печать

Объем 0,6 усл.п.л., 0,5 уч.-изд.л.  Офсет.

Формат 60*84/16

Бумага тип N 3 . Заказ N             Тираж                 Цена

_____________________________________________________________

Издательский центр ДГТУ

Адрес университета и полиграфического предприятия

344010, г.Ростов-на-Дону, пл.Гагарина, 1.