- МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

ПОЛУЧЕНИЕ НЕРАЗЪЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ МЕТАЛЛОВ

СКЛЕИВАНИЕМ

Методические указания по выполнению

лабораторной работы

Ростов-на-Дону

2022

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

#### Ознакомиться  с сущностью процесса склеивания металлов, самостоятельно выполнить операции по подготовке и склеиванию деталей, определить прочность полученных клеевых соединений.

2. НЕОБХОДИМЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ,

МАТЕРИАЛЫ И ДЕТАЛИ

Кассеты для сборки и сжатия деталей, приспособления для определения  прочности клеевых соединений, сушильные шкафы, шлифовальная шкурка, клей БФ-4, кисточка, ацетон, хлопчатобумажная ветошь, детали для склеивания.

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Склеивание – получение неразъемного соединения деталей путем адгезионного взаимодействия клея со склеиваемыми поверхностями с последующим отверждением (затвердеванием) клеевой прослойки. Способность склеивать (соединять) поверхности обусловлена тем, что между клеем и склеиваемой поверхностью  возникают  силы адгезии (прилипания). Природа адгезии является достаточно сложной. В упрощенном виде ее можно охарактеризовать как проявление межмолекулярных и химических связей между клеем и склеиваемой поверхностью при их сближении.

Клей вещество, которое заполняет зазор между соединяемыми поверхностями деталей в процессе склеивания и после его завершения образует клеевую прослойку, способную передавать нагрузку от одной детали к другой. Чем полнее контакт клея со склеиваемой поверхностью, тем больше площадь их взаимодействия и прочнее соединение. Необходимым условием для этого является способность клея растекаться по склеиваемой поверхности и заполнять все ее микронеровности, то есть способность клея смачивать склеиваемые поверхности. Смачиваемость клеем соединяемой поверхности служит одним из критериев правильности его выбора.

Для склеивания различных материалов применяют  термореактивные и термопластичные клеи. Термопластичные клеи на основе термопластов из-за низкой влаго- и термостойкости, а также невысокой прочности редко используются для склеивания металлов.

Наиболее широкое применение  для склеивания металлов имеют синтетические термореактивные клеи. При этом клеевой шов  выдерживает более значительные нагрузки    и повышенные температуры в сравнении с термопластичным клеем. Термореактивные клеи, как правило, являются многокомпонентными системами. Основным компонентом (основой) является термореактивная  смола (например, феноло-формальдегидная) или смеси нескольких подобных  смол. Помимо этого, в состав клеев входят отвердители (вещества, вызывающие отверждение термореактивных смол), растворители (обеспечивают растворение основы при получении раствора клея), стабилизаторы ( препятствуют деструкции основы клея),пластификаторы (для придания или повышения эластичности или пластичности в условиях переработки и эксплуатации), наполнители (улучшают технологические свойства основы клея, эксплуатационные характеристики клеевой прослойки и клеевого соединения, а также снижают стоимость клея) и другие компоненты.

Существуют различные марки клеев для склеивания металлов, характеристики некоторых из низ приведены ниже:

БФ-2 и БФ-4  -  спиртовые растворы феноло-формальдегидной смолы и поливеннилбутираля. Клеи относятся к группе термореактивных. Они устойчивы к воздействию различных реагентов (кислоты, щелочи, растворители) и повышенной температуры. БФ-2 устойчив к воздействию кислотной среды, а БФ-4 к щелочной. Склеивание ведется в два слоя. Ступенчатое повышение температуры и подсушка отдельных слоев обеспечивают хорошее удаление растворителя и препятствуют образованию пор. Склеиваемые детали соединяют и сушат под давлением 0,05-1 Мпа, при температуре 150-160 С. Предел прочности клеевого соединения при сдвиге до 20 Мпа. Теплостойкость до 70С, морозоустойчивость - 60С.

Технология склеивания включает следующие основные операции: подготовка склеиваемых  поверхностей, нанесения клея, открытая выдержка, отверждение  клея, контроль качества соединения.

Склеиваемая поверхность в начале подвергается тщательной очистке от загрязнений и оксидных пленок с помощью щеток, наждачной бумаги, химических реагентов или пескоструйной обработки, а затем обезжиривается органическими растворителями, моющими средствами или паром.

Для склеивания металлов используются жидкие, пленочные, пастообразные и порошкообразные клеи. Жидкий клей чаще всего наносят кистью, роликом или пульверизатором.

Важным для прочности соединения является отсутствие внутренних напряжений в клеевом слое после его отверждения. Такие напряжения  возникают при значительной  толщине шва, неравномерном его нагреве или охлаждении. В связи с этим клеевой слой целесообразно делать толщиной 0,05-0,25мм.

С целью удаления из клеевого слоя растворителя, наличие которого приводит к образованию пористого шва с пониженной прочностью, производят так называемую открытую выдержку как при комнатной, так и при повышенной температурах.

Для затвердевания клея нужен определенный температурный режим, который обеспечивают камеры различными нагревателями (электронагреватели, инфракрасные  лампы, с газовым нагревом).

Контролю и испытанию клеевого соединения придается большое значение. Основной дефект, который часто имеет место при склеивании, это так называемый непроклей (наличие участков, в которых не произошло склеивание), возникающий вследствие плохой пригонки соединяемых поверхностей, а также недостаточного и неравномерного давления при склеивании, неправильного температурного режима и недостаточного времени сушки соединяемых частей.

Контроль качества клеевых соединений осуществляется на ультразвуковых установках, испытаниями на разрушение, а также визуальным осмотром с помощью оптических приборов.

Прочность соединения – свойство клеевого соединения не разрушаясь воспринимать механические нагрузки (силовые воздействия). Прочность соединения определяется прочностью клеевой прослойки, адгезионной прочностью и прочностью соединяемого материала (металла) детали.

Адгезионная прочность – способность адгезионного соединения сопротивляться разрушению по межфазной границе; клеевая прослойка – склеиваемая поверхность детали под действимем внешних усилий.

Прочность металла, как правило, всегда больше прочности клеевого соединения.

В лабораторной работе используется метод определения статистической прочности при равномерном отрыве клеевых соединений. Сущность метода заключается в определении величины разрушающей силы при растяжении образца клеевого соединения встык усилиям, направленными перпендикулярно плоскости склеивании.

Обе детали после разрушения клеевого шва подвергаются визуальному осмотру характера разрушения. В зависимости от того как происходит разрушение клеевого соединения, различают когезионное (по клеевой прослойке или склеиваемому материалу), адгезионное (между клеевой прослойкой и склеиваемой поверхностью) и смешанное (по склеиваемой поверхности и клеевой прослойке) разрушения (рис.1).

1

2

а)                          б)                              в)                            г)

Рис.1.Характер разрушения клеевого соединения:

а, б-  когезионный ; в – адгезионный; г – смешанный;

1 – склеиваемый материал, 2 – клеевая прослойка.

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

4.1.   Ознакомьтесь с содержанием пособия.

4.2   . Подготовить склеиваемые поверхности к склеиванию.

4.2.1. Склеиваемые поверхности зачистить шлифовальной шкуркой до полного удаления следов предыдущего склеивания и грязи.

4.2.2. Установить на 3х деревянных подставках склеиваемые зачищенные образцы.

4.2.3. Обезжирить склеиваемые поверхности ветошью, смоченной ацетоном.

4.2.4. Высушить образцы в течение 2-3 минут на воздухе.

4.2.5. Нанести кисточкой второй слой клея.

  - Нанесение клея.

4.3.1. Нанести кистью тонкий равномерный слой клея на склеиваемую поверхность.

4.3.2. Высушить на воздухе в течение 10 минут.

4.3.3. Высушить в сушильном шкафу при температуре 60С; в течение 3-4 минут.

4.3.4. Вынуть детали из сушильного шкафа и охладить на воздухе до комнатной температуры

4.3.5. Нанести кистью второй слой клея.

4.3.6. Высушить на воздухе в течение 15-16 минут.

4.3.7. Высушить в сушильном шкафу при температуре 60С; в течение 5-6 минут.

4.4.    Склеивание образцов.

4.4.1. При помощи гаек собрать образцы в кассеты, плотно прижав склеиваемые поверхности друг другу (рис.2).

4.4.2. Затянуть вручную крышки на кассетах для плотного прилегания склеиваемых поверхностей. (рис.2)

1          2

3

4

Рис.2. Расположение деталей в кассете:

1 – кассета; 2 – соединительная гайка; 3 – крышка;

4 – склеиваемые детали.

4.4.3. Поместить кассеты в сушильный шкаф для отверждения клея при температуре 150оС.

4.4.4. Выдержать кассеты в шкафу, вынимая 1-ю через 15 мин., 2-ю через 30 мин. и 3-ю - через 45 мин.

4.4.5.  Охладить кассеты с образцами до комнатной температуры на воздухе.

4.4.6.  Разобрать кассеты и извлечь склеиваемые образцы.

4.5.    Определение прочности клеевого соединения.

4.5.1. Образцы 5 с помощью переходных деталей 4 и штырей 3 установить в захваты 3 испытательной установки как показано на рис.3

1         2       3      4         5

Рис.3. Схема испытаний клеевых соединений на

равномерный отрыв.

1 – динамометр; 2 – захват; 3 – штырь; 4 – переходной

элемент; 5 – образец.

4.5.2. Вращая рукоятку установки увеличить растягивающую нагрузку Р до разрушения клеевого соединения; зафиксировать величину Рмах.

4.5.3. Проанализировать качественную картину разрушения шва в соответствии с рис.1.

4.5.4.  Рассчитать величину прочности на равномерный отрыв σ

σ отр = Рмах/F (МПа), где

Рмах – разрушаюшее усиление в Н,

F – площадь разрушения в м2.

4.5.5.  Рассчитать среднюю прочность на равномерный отрыв для 3х образцов, отверждаемых за одинаковый период времени по формуле

σ отр ср = σi/3 (МПа)

4.5.6. По результатам экспериментов заполнить таблицу.

Результаты испытаний на отрыв клеевого соединения.

| Номера клеевых соединений | Время выдержки при 150С, мин. | Результаты испытаний |  | Предел прочности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Рmax Н | F, мм² | σотр МПа | σ отр ср МПа |
| 1. | 15 |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. | 30 |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. | 45 |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |

4.5.7. Сделать вывод о характере разрушения клеевого шва (по рис.1).

5. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЁТА

На первой лицевой странице отчета должны быть указаны: наименование кафедры, группа студента, фамилия преподавателя и дата выполнения работы. Далее отчёт включает: цель работы, рисунок 3, формулы для расчёта, расчёт, таблицу результатов, график зависимости прочности от времени выдержки образцов в термошкафу и выводы.

Контрольные вопросы.

1. Опишите последовательность  подготовки и склеивания металлов.

2 .Какие клеи можно применять для склеивания металлов?

3. Из каких компонентов состоят клеи серии БФ? Основные виды клеевых соединений.

4. Как определяется предел прочности клеевого соединения?

5. Как называется определяемая в работе прочность клеевого соединения?

Литература

1. Казаков Н.Ф., Осокин А.М., Шишкова А.П. Учебное пособие. Технология металлов и других конструкционных материалов. - М.: Металлургия. 1975. – 688с.

2. Ковачич Л. Склеивание металлов и пластмасс. - М.: Химия, 1985. – 240с.

3. Петрова А.П., Кондрашов Э.К., Коротков Ю.В. Склеивание инструмента и оснастки в машиностроении. – М.: Машиностроение, 1985.- 184с.

Составители: Тюрина Татьяна Александровна

Кохановский Вадим Алексеевич

ПОЛУЧЕНИЕ НЕРАЗЪЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ МЕТАЛЛОВ

СКЛЕИВАНИЕМ

Методические указания по выполнению лабораторной работы

Редактор

ЛР №04779 от                  . В набор          . В печать

Объем     усл. - печ.л.;    уч-изд..л..Офсет. Бумага тип №3.

Формат 60х84/16.Заказ №         Тираж         .Цена

Издательский  центр ДГТУ

Адрес университета и полиграфического предприятия:

344010, г. Ростов –на-Дону, пл. Гагарина, 1.