ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

# ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ

ПОЛУЧЕНИЕ ПАЯНЫХ  СОЕДИНЕНИЙ  МЕТАЛЛОВ

И  ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ИХ  ПРОЧНОСТИ

##### Методические указания по выполнению

##### лабораторной работы

## Ростов–на–Дону

2022

Цель работы

Ознакомиться с сущностью процесса пайки, самостоятельно выполнить операции по подготовке и пайке образцов электрическим паяльником, определить прочность полученных паяных соединений.

Необходимые приспособления, инструменты,

материалы и образцы

Приспособление для пайки образцов внахлестку, приспособление для определения прочности паяных соединений, электрический паяльник, плоскогубцы, слесарный молоток, стальной пруток, припой ПОС 40, канифоль, растворитель, наждачная бумага, хлопчатобумажная ветошь, латунные плоские образцы.

Общие сведения

Пайка - образование соединения с межатомными связями путем нагрева соединяемых материалов ниже температуры их плавления, смачивание их припоем, затекания припоя в зазор и последующей его кристаллизации.

Припой - материал для пайки и лужения с температурой плавления ниже температуры плавления паяемых материалов.

Смачивание припоем - физико- химическое взаимодействие расплавленного припоя с паяемым материалом, проявляющееся в растекании припоя.

Зазор (паяльный) - зазор между поверхностями паяемых заготовок и изделий, образующийся при температуре пайки.

Лужение- образование на поверхности ма1ериана металлического слоя путем плавления припоя, смачивания припоем поверхности и последующей его кристаллизации. Лужение является родственным пайке процессом, который можно применять предварительно перед пайкой с целью более надежного контакта между паяемым (основным) металлом и припоем или как покрытие для защиты металлов от коррозии.

Смачивание паяемого металла расплавом припоя, когда основной металл и припой обладают взаимной растворимостью в условиях нагрева их до одинаковой температуры, создает благоприятные условия для развития диффузионных процессов и растворения твердого металла в жидком. Образующееся при этом паяное соединение по своему строению неоднородно и включает в себя паяный шов, зоны сплавления и диффузионные зоны.

Паяный шов - часть паяного соединения, закристаллизовавшаяся при пайке. Зона сплавления - поверхность между паяемым материалом и паяным швом или граница между ними в сечения паяного соединения. Диффузионная зона - часть паяного соединения с измененным химическим составом паяемого материала в результате взаимной диффузии компонентов припоя и паяемого • материала.

Прочность сцепления припоя с соединяемыми поверхностями зависит от физико- химических и диффузионных процессов, протекающих между припоем и основным металлом. По прочности паяные соединения уступают сварным. Паять можно углеродистые и легированные стали всех марок, твердые сплавы, цветные металлы и сплавы, серые и ковкие чугуны.

Основные виды и способы пайки

По условиям заполнения зазора пайку можно разделить на капиллярную и некапиллярную. При капиллярной пайке припой заполняет зазор между соединяемыми поверхностями и удерживается в нем за счет капиллярных сил. Соединение образуется в результате растворения основного металла в жидком припое и последующей кристаллизации раствора. Капиллярную пайку используют при соединении внахлестку. По механизму образования шва ее подразделяют на диффузионную, контактно- реактивную и реактивно- флюсовую.

Диффузионная пайка - соединение образуется за счет взаимной диффузии компонентов припоя и паяемых материалов. Для диффузионной пайки необходима продолжительная выдержка при температуре образования паяного шва и после завершения процесса -при температуре ниже солидуса припоя.

Контактно- реактивная пайка - между соединяемыми
металлами или соединяемыми металлами и прослойкой
промежуточного металла в результате контактного плавления
образуется сплав, который заполняет зазор и образует паяное
соединение.

Реактивно- флюсовая пайка - припой образуется за счет реакции вытеснения между металлом (основным) и флюсом. Например, при пайке алюминия с флюсом хлористым цинком:

3ZnCl2 + 2Al       2AlCl3 + 3Zn

восстановленный цинк служит припоем.

К некапиллярным способам относятся пайкосварка и cваркопайка. При этом расплавленный припой заполняет паяльный зазор преимущественно под действием своей массы или прилагаемой к нему извне силы.

Пайкосварка - соединяемым кромкам заготовок придается форма подобно разделке кромок при сварке плавлением. Но а качестве присадочного металла применяется припой.

Сваркопайка - соединение разнородных материалов, при котором более легкоплавкий материал локально нагревается до температуры, превышающей температуру его плавления и выполняет роль припоя.

В зависимости от используемых источников нагрева различают следующие способы пайки : в печах, индукционную, электросопротивлением, погружением в расплавленную соль или припой, электроннолучевую, экзотермическую, плазменную, газопламенную, паяльником и др.

Материалы для пайки

Для проведения пайки необходимы припои и флюсы.

Припой должен хорошо растворять паяемый металл, обладать смачивающей способностью, быть дешевым и недефицитным. Припои представляют собой сплавы цветных металлов сложного состава. Все припои по температуре плавления подразделяют на особолегкоплавкие (температура плавления ≤ 1450С), легкоплавкие (145-4500С), среднеплавкие (450-1000C), высокоплавкие (1100-1850°С) и тугоплавкие (>1850°С). К особолегкоплавким и легкоплавким припоям относятся оловянно- свинцовые, на основе висмута, индия, кадмия, цинка, олова, свинца. К среднеплавким и высокоплавким припоям - медные, медно- цинковые, медно-никелевые, с благородными металлами (серебром, золотом, платиной). Припои изготовляют в виде прутков, проволок, листов, полос, дисков, колец, зерен и др.

Изделия из алюминия и его сплавов паяют припоями на алюминиевой основе с кремнием, медью, оловом и другими металлами. Магний и его сплавы паяют припоями на основе магния с добавками алюминия, меди, марганца, цинка. Изделия из каррозионностойких и жаропрочных сплавов, работающих при высоких температурах (свыше 500°С), паяют тугоплавкими припоями на основе железа, марганца, никеля, кобальта, титана, циркония, гафния, ниобия и палладия.

Флюсы паяльные применяют для очистки и удаления оксидов с поверхности паяемого материала и припоя и предотвращения их образования, а также для снижения поверхностного натяжения и улучшения растекания и смачивания жидкого припоя. Флюс (кроме реактивно- флюсовой пайки) не должен взаимодействовать с припоем. Температура плавления флюса должна быть ниже температуры плавления припоя. В зависимости от температурного интервала активности паяльные флюсы подразделяются на низкотемпературные (>450°С) и высокотемпературные (≤450°С). Флюс в расплавленном и газообразном состояниях должен способствовать смачиванию поверхности основного металла расплавленным припоем. Флюсы могут быть твердые, пастообразные и жидкие. Для пайки наиболее применимы следующие флюсы: бура Na2B4O7 и борная кислота Н3ВО3, хлористый цинк ZnCl2 фтористый калий KF и др.

Типы паяных соединений

На рис.1 показаны некоторые типы паяных соединений: нахлесточное (а), телескопическое (б), стыковое (в), косостыковое (г), тавровое (д), угловое (е), соприкасаемое (ж). Зазор между соединяемыми кромками должен быть малым, чтобы улучшить затекание припоя под действием капиллярных сил и увеличить прочность соединения. Например, для серебряных припоев устанавливают зазор до 0,05 мм, для меди 0,012 мм.

Рис. 1. Типы паяных соединений

Краткое описание источника нагрева,

припоя и флюса, применяемых для пайки образцов

Источником нагрева для пайки является электрический паяльник, который служит для пайки легкоплавкими припоями. Основное назначение паяльника - нагрев припоя до полного расплавления и нанесения его на паяемую поверхность при одновременном подогреве основного металла по месту пайки. С помощью паяльника в процессе пайки паяемую поверхность очищают от оксидов и подают флюс.

Электропаяльник состоит из корпуса, паяльного стержня, деревянной ручки и соединительного шнура. Внутри корпуса находится нагревательный элемент, который передает непрерывно тепловую энергию рабочему элементу - медному паяльному стержню.

Для пайки образцов используется оловянно- свинцовый припой ПОС 40. Состав - 39-41% олова, остальное - свинец. Температура плавления - солидус 183°С, ликвидус 235°С. Обладает достаточной прочностью, пластичностью, коррозионной стойкостью, хорошей смачивающей способностью по отношению ко многим металлам и сплавам.

В качестве флюса для пайки применяют канифоль, которую получают из смолы хвойных деревьев. Флюсующие свойства канифоли и флюсов на ее основе, которые применяются при низкотемпературной пайке, объясняются способностью органических кислот, содержащихся в ней, растворять оксиды меди и некоторых металлов. Являясь поверхностно- активным веществом, она существенно улучшает растекание припоя. При температуре 125°С канифоль переходит в жидкое состояние, при 150° растворяет оксиды, при 300°О разлагается. Нагрев свыше 300°С приводит к обугливанию канифоли и потере флюсующих свойств. Канифоль применяют в виде порошка или раствора в спирте, глицерине, в смеси керосина и бензина.

Последовательность подготовки и пайки образцов

- Зачистить     наждачной     бумагой      паяемые     поверхности (выполняется на ранее непаяных образцах).

- Обезжирить растворителем паяемые поверхности (выполняется на ранее непаяных образцах).

- Включить электрический паяльник.

- Провести лужение. Для этого следует, удерживая образец в плоскогубцах,     периодически     смачивать     рабочую     часть паяльника в канифоли, набирать с прутка припоя на рабочую часть паяльника 1-2 капли припоя и равномерно распределять его по паяемой поверхности (выполняется на ранее непаяных образцах).

- При подготовке к пайке ранее использованных при испытаниях на прочность образцов  прогреть паяльником, расплавить  и равномерно     распределить     имеющийся     на     поверхности металлический слой, образованный  при  лужении.  В  случае необходимости добавить с прутка 1-2 капли припоя.

- Установить два образца в приспособлении для пайки, как показано на рис.2.

Рис.2. Схема пайки образцов

- Смочить   рабочую   часть   паяльника   в   канифоли,   прогреть образцы в течение 1-2 мин   до полного расплавления припоя, прижимая рабочую часть к верхнему образцу.

- Прижать слегка верхний образец к нижнему стальным прутком, убрать     паяльник, продолжать прижимать образец до затвердевания припоя.

- Снять   спаянные   образцы   из   приспособления   и   дать   им полностью остыть.

Определение прочности паяного соединения

Прочность паяного соединения отличается от прочности паяемых материалов и припоя. Она зависит от различных факторов - способа и технологии пайки, величины паяльного зазора и др. Применяют различные методы испытаний паяных соединений на прочность, например, на растяжение, на срез и др.

Плоские образцы, спаянные внахлестку (см. рис. 1а), наиболее часто подвергают испытанию на срез. Перед испытаниями измеряют длину паяного шва L(мм) и ширину нахлестки b(мм).

По полученным результатам вычисляют площадь паяного шва:

Fn = b*L (мм2).

Испытания паяных соединений на срез проводят при их растяжении по схеме на рис.3.

Рис.3. Схема испытаний паяных соединений на прочность

Образцы 1 с помощью переходных элементов 2 и штырей 3 устанавливают в захватах 4 приспособления для растяжения паяного соединения. Постепенно увеличивая нагрузку Р, определяют ее величину Рmах по динамометру 5 в момент разрушения соединения.

Прочность паяного соединения на срез, выраженную в мегапаскалях (или в килограммсилах, деленных на квадратные миллиметры), определяют путем деления усилия разрушения, выраженного в Ньютонах (или в килограммсилах), на площадь поверхности паяного шва, выраженную в квадратных миллиметрах, по формуле:

τср=РmaxFn  (Мпа) или (кгс/мм2)

По результатам испытаний трех паяных соединений определяют среднее значение предела прочности на срез.

Результаты испытаний и расчетов необходимо занести в таблицу (приложение).

Контрольные вопросы

- В чем состоит сущность процесса пайки?

- Каково строение паяного соединения?

- Расскажите об основных видах пайки.

- Из каких компонентов состоит припой?

- Для чего предназначен флюс?

- Назовите типы паяных соединений.

- Какова последовательность подготовки и пайки образцов?

- Как определяется прочность паяного соединения?

Приложение

| № паяного соединения | Параметры паяного соединения |  |  | Наибольшая разрушающая нагрузка Pmax, Н (кгс) | Предел прочности τср Мпа (кгс/мм2) | Среднее значение τср Мпа (кгс/мм2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ширина нахлестки, b, (мм) | Длина нахлестки L(мм) | Площадь паяного шва, Fn, мм2 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

2) Содержание отчета

На первой лицевой странице отчета должны быть указаны; наименование кафедры, название лабораторной работы, номер группы, фамилия студента, фамилия преподавателя и дата выполнения работы. На последующих страницах - цель работы, схема пайки образцов (см.рис.2), последовательность подготовки и пайки образцов, схема испытания паяных соединений на прочность (см. рис.3), формула для расчета прочности с расшифровкой буквенных обозначений, размерностями и расчетом прочности каждого соединения, таблица результатов испытаний.

Литература

- Лашко  С.В., Лашко Н.Ф. Пайка    металлов.    -    М.: Машиностроение, 1988.-376с.

- Технология    конструкционных    материалов:    Учебник  для студентов машиностроительных специальностей вузов/ Под общей ред. A.M. Дальского. - М.: Машиностроение, 1992. 448с.