- МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Кафедра «Материаловедение и технология металлов»

КОМПЛЕКС МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

В МАШИНОСТРОЕНИИ»

«Порошковая  металлургия»

Ростов-на-Дону

2022

1. Предмет, цели и задачи дисциплины.

Предметом курса “ Порошковая  металлургия ” являются современные рациональные, нашедшие широкое распространение в промышленности, прогрессивные методы формообразования порошковых материалов (ПМ) и деталей машин из них.

Целями изучения дисциплины являются:

-ознакомление студентов с современными технологиями получения порошков металлов и сплавов; с основными принципами формирования физико-механических свойств порошковых материалов и изделий из них,  с особенностями оптимизации их состава, структуры и свойств,  с основными областями практического применения,  с их ролью и местом в структуре современных методов производства машиностроительных материалов и их формообразования;

-получение студентами представлений, знаний и навыков по выбору и применению технологий производства порошковых материалов и изделий.

Задача изучения дисциплины заключается в освоении студентами основных технологических  направлений развития современного машиностроения в области производства порошковых материалов и изделий из них.

Студент должен:

-знать современные методы производства порошков, порошковых  материалов и формообразования деталей машин из них;

-освоить методические основы выбора технологических процессов производства порошковых материалов, обеспечивающих заданный уровень физико-механических и специальных свойств, в условиях инженерной защиты окружающей среды;

-иметь представления о перспективных направлениях развития науки и техники в области порошковой металлургии.

Дисциплина “ Порошковая  металлургия” является частью специальной подготовки инженеров-литейщиков, которая основывается,  в частности, на таких дисциплинах, как “Физика”, “Химия”, “Технология конструкционных материалов” и  “Материаловедение”.

2.Распределение объема часов по видам обучения

| Виды обучения | Распределение объема часов |
| --- | --- |
| 1.Аудиторные занятия: 1.1.Лекционные занятия 1.2.Практические занятия | 12 6 6 52 24 4 16 (*) 8 64 |
| 2.Самостоятельная работа: 2.1.Усвоение текущего материала 2.2.Подготовка к практическим занятиям 2.3.Выполнение контрольных работ 2.4.Подготовка к зачету Всего: |  |

(*) Контрольные работы – одна;

Формы контроля – зачет.

3.Тематический план дисциплины.

Введение. Основные предпосылки производства порошковых материалов и изделий из них.

Раздел 1. Общая характеристика методов получения металлических порошков. Свойства металлических порошков. Предварительная подготовка порошков. Общая характеристика методов прессования и формования; сопоставление различных методов прессования и формования. Виды пресс-форм и основные принципы их конструирования.

Раздел 2. Основы технологии спекания. Общая характеристика процессов, протекающих при спекании. Оценка длительности спекания. Особенности спекания различных пористых материалов. Условия получения пористых и беспористых материалов. Структура и свойства порошковых материалов. Оптимизация состава и свойств порошковых материалов.

Раздел 3. Конструкционные порошковые материалы. Порошковые материалы специального назначения. Инструментальные порошковые материалы и изделия. Оборудование цехов порошковой металлургии.

4.Список литературы.

Основная литература:

1. Либенсон Г.А. и др. Процессы порошковой металлургии//Учебн. для вузов.  М., МИСИС, 2001 г. в 2-х т.

2.Кипарисов С.С., Падалко О.В. Оборудование цехов порошковой металлургии//Учебн. для вузов.  М., Металлургия, 2001 г. в 2-х т.

3.Ермаков С.С., Вязников Н.Ф. Металлокерамические детали в машиностроении.- Л., Машиностроение, 1998, 232 c.

Дополнительная литература:

4.Кем А.Ю. Специальные методы порошковой металлургии для изделий электронной техники: Монография.- Ростов-на-Дону: Издательский центр ДГТУ, 2006.-153 с.

5.Кем А.Ю. Малоотходные и ресурсосберегающие процессы в машиностроении: Учебное пособие.- Ростов-на-Дону: Издательский центр ДГТУ, 2007.-145 с.

5.Практические занятия

Изучение теоретического курса сопровождается выполнением практических (расчетных) работ. Для каждой из практических работ предлагается методическое указание, в котором  указаны цель, методика проведения работы и порядок оформления отчета.

По всем выполненным работам студент обязан представить отчет, составленный по форме, определяемой соответствующим методическим указанием. Защита выполненных работ проводится по мере их выполнения.

Каждый студент должен выполнить три практические работы:

- Расчет режимов резания при точении порошковых заготовок - 2 ч;

-Тепловой расчет специализированной печи периодического действия для спекания  штабиков из тугоплавких металлов – 2 ч;

-Выбор схемы и определение режимов технологического процесса изготовления детали типа “втулка” методом порошковой металлургии – 2 ч.

6.Общие методические указания к выполнению контрольного задания.

По дисциплине “ Порошковая  металлургия ”  студенты заочного обучения выполняют одно контрольное задание.

Контрольное задание составлено из 10 вариантов. Студент выполняет вариант задания, номер которого соответствует последней цифре шифра. Если номер шифра оканчивается нулем, то выполняется 10-ый вариант контрольного задания.

Контрольное задание выполняется в отдельной тетради. Задание следует выполнять в порядке, соответствующем порядку поставленных в контрольном задании вопросов. Формулировки теоретических вопросов должны быть  переписаны полностью. Решения задач (3-ий вопрос контрольного задания) необходимо сопровождать краткими пояснениями и подробными вычислениями. При вычислении какой-либо величины нужно словами указать, какую величину определяют и по какой формуле. Необходимо указывать единицы величин, как заданных в условиях задач, так и полученных в результате их решения. Необходимые рисунки должны быть аккуратно вычерчены; ксерокопирование рисунков из учебника и нанесение на них полученных данных не допускается

Ответы на контрольные вопросы должны быть краткими и, в то же время, исчерпывающими. Не следует списывать ответы из учебника.

При решении задач и в ответах на вопросы применять   только Международную систему единиц (СИ). В конце задания необходимо привести список использованной литературы.

Если работа не зачтена, то после  ее доработки по замечаниям рецензента, она посылается на повторное рассмотрение.

Первый и второй вопросы представленных вариантов контрольной работы имеют обобщенный характер и касаются всех разделов теоретической части дисциплины. Третий вопрос задания (см. таблицу индивидуальных заданий на с. 16) предусматривает выполнение расчета конструктивных элементов пресс-формы для прессования металлических порошков.

7.Варианты контрольного задания.

Вариант 1

1. Условия получения пористых и беспористых материалов. Структура и свойства порошковых материалов  (1,3,4-5).

2. Прессование порошков в стальных пресс-формах  (1,2-3).

Вариант 2

1. Оценка длительности спекания. Особенности спекания различных пористых материалов (1,3).

2. Оборудование для смешивания порошков  (1-3).

Вариант 3

1. Смесеприготовление и технологические смазки. (1,3).

2. Технологические особенности дополнительной обработки порошковых заготовок дорнованием (1,3).

Вариант 4

1. Особенности технологии термической обработки порошковых

заготовок. (1,3).

2.В чем состоит сущность прессования порошковых смесей в пресс-формах с плавающей матрицей(2-3).

Вариант 5

1. Оборудование цехов порошковой металлургии. (1-2).

2. Технологические особенности дополнительной обработки порошковых заготовок калиброванием  (1,3).

Вариант 6

1. Общая характеристика процессов, протекающих при спекании. (1,3.4-5).

2. Технология подготовки порошков к прессованию. (1,3,4).

Вариант 7

1. Основные способы  химико-термической обработки порошковых заготовок. (1,3,5).

2.Технология двустороннего прессования порошковых смесей в пресс-формах (1-2).

Вариант 8

1. Классификация методов прессования и формования металлических порошков. (1,4).

2.Приборы для определения текучести и насыпной плотности металлических порошков и порошковых смесей (1-2).

Вариант 9

1. Технология получения и свойства металлических порошков  (1,3-5).

2.Особенности дополнительной обработки порошковых заготовок резанием (1,3).

Вариант10

1.Технологические свойства металлических порошков и порошковых смесей (1-3).

2. Классификация современных порошковых материалов (1-5).

ВНИМАНИЕ!

Третий вопрос варианта задания студент выбирает по таблице индивидуальных заданий (с. 16), предварительно ознакомившись с особенностями  технологии порошковой металлургии.

8.Методические указания к выполнению третьего вопроса контрольного задания.

8.1.Исходными данными для расчета размеров пресс-формы являются:

-насыпная плотность порошковой шихты - ρш, г/см3;

-плотность прессовки,  ρпр, г/см3;

-пористость прессовки, θ,%;

-упругие последействия по линейным размерам при прессовании:

-апр, %;

-lпр, мм. При этом lпр =апр100⋅Х, где Х- размер, мм;

-усадка или рост по линейным размерам после спекания:

-β,%;

-ε, мм. При этом ε=β100⋅Х;

-уменьшение массы прессовки после спекания за счет выгорания смазок, пластификаторов и пр.:

-ζ, %

8.2.Выбор схемы прессования порошковой шихты начинается с определения направления приложения деформирующей нагрузки. При этом следует учитывать, что для деталей, имеющих ось вращения, усилие прессования должно быть направлено вдоль этой оси.

По полученным данным составляется эскизная схема прессования, включающая операции заполнения полости пресс-формы порошковой шихтой, прессования и выталкивания порошковой формовки.

8.3.Площадь прессования Fпр равна проекции детали (ее площади) на плоскость перпендикулярную оси прессования.

8.4.Объем прессовки определяется по формуле:

Vпр =Vдет.1+ζ100

8.5.Масса прессовки определяется по формуле:

Gпр= ρдет.⋅Vпр 1, 01,

где   ρдет.  - заданная плотность материала детали, г/см3.

Учесть, что для материалов на основе железа - ρдет.= 6,5 г/см3; для материалов на основе алюминия - ρдет.=2,1 г/ см3.

8.6.Масса навески шихты для прессования определяется по формуле:

Gн.пр =1,02 ÷1,05 Gпр

8.7.Определение высоты прессовки. Высота прессовки зависит от номинального размера H и его изменения в результате действия упругих последействий, роста или усадки в результате спекания и припуска на дополнительную механическую обработку Πм.о.. Определяется по формуле:  Hпр = H−lпр+ε+Πм.о.

8.8.Высота загрузочной камеры, то есть высота части формующей

камеры пресс-формы, заполняемой порошковой шихтой, определяется  по

формуле:   Hз.к. =k⋅Hпр,  где k=ρпрρш −коэффициент уплотнения.

8.9.Общая высота матрицы пресс-формы определяется с учетом высоты загрузочной камеры и величин захода в матрицу верхнего и нижнего пуансонов по формуле: Hм =Hз.к.+hв+hн

В стационарных пресс-формах, где матрица служит дозирующим устройством:  Hм=Hз.к.+hн.  Конструктивно принимать hН = 10 мм.

8.10.Определение размеров рабочей полости матрицы. Размеры рабочей полости матрицы зависят от наружных размеров детали, изменения их после удаления прессовки из полости матрицы, спекания, последующей обработки и максимально допускаемой величины износа формообразующей поверхности.

В общем виде номинальный размер рабочей полости матрицы определяется по формуле: Dм=Dmin−lпр±ε∓Πм.о.,

где Dmin−минимально допустимый размер готовой детали, мм.

Максимально допустимый размер рабочей полости матрицы определяется по формуле:  Dмmax=Dmax−lпр±ε±Πм.о.,

где Dmax−максимально допустимый размер готовой детали, мм.

Припуск на износ матрицы определяется по формуле:  ΔD=Dмmax−Dм−Ам,   где Ам−действительный допуск размера рабочей полости матрицы при ее изготовлении.

Размеры рабочей полости матрицы для холодного прессования определяются по формуле:  Dм=Dсп.. дет.±ε−lпр.

Учесть, что знак “+” соответствует спеканию в условиях усадки, знак ”-”  в условиях роста прессовки.

8.11.Определение рабочих размеров стержня. Формообразование внутренних полостей прессовок осуществляется на стержнях. Размеры стержня зависят от внутренних размеров детали, изменения их после прессования и спекания и принимаются максимально большими исходя из верхнего предела допуска на размер детали. Тем самым обеспечивается наибольший припуск на износ стержня.

В общем виде номинальный размер рабочей части стержня определяется по формуле:  dст=dтax−lпр±ε±Πм.о.,

где dmax−максимально возможный размер внутренней полости, мм.

Размер внутренней полости после прессования определяется по формуле:  dпр=dmax±ε−lпр

Размер рабочей части стержня определяется по формуле:

dст=dпр±lпр

8.12.Определение усилия прессования осуществляется по формуле:

P=pуд.⋅Fпр⋅n,  где pуд. , n−соответственно, удельное усилие прессования (МПа) и количество гнезд в пресс-форме (ед.). В нашем случае n=1. Давление прессования выбирается по данным задания.

8.13. Определение потребного усилия пресса для прессования  производится по формуле:  Nпр=k⋅P, где k−коэффициент запаса по усилию прессования пресса, равный 1,25…1,3.

Потребное усилие выталкивания прессовки из матрицы пресс-формы определяется по формуле:  Pвыт.=μ⋅Pбок.⋅Fбок.,

где μ,,Pбок.,Fбок.−соответственно коэффициент трения прессовки о стенки матрицы (0,1…0,2), боковое давление (МПа) и площадь боковой поверхности (м2).

При этом,  боковое давление прессования определяется по формуле:

Pбок.=c⋅ρдет.m, где c, m−эмпирические коэффициенты. Коэффициент “c” равен для материалов на основе железа и алюминия соответственно 0,00725 и 0,0145. Коэффициент “m” для всех материалов равен 6,8.

8.14.Определение размеров матрицы и обоймы пресс-формы. Наружные размеры матрицы (обоймы) зависят от величины бокового давления, возникающего при прессовании порошковой шихты (рис.1).

Введем следующие обозначения: r1, r2, r3− соответственно радиусы формообразующей полости, матрицы и обоймы пресс-формы.

Следует придерживаться следующего правила:

-при Pбок. ≤200МПа : r2=2r1; r3=4r1.

-при Pбок.≥ 200МПа: r2=r1⋅r3; r3=1140Pбок.+0,67⋅r1.

Величина натяга при запрессовке матрицы в обойму определяется по формуле:

δ=Pбок.E⋅2r2,  где E−модуль упругости материала пресс-формы, равный во всех случаях: 2,15105 МПа.

8.15. Расчет высот пуансонов. Высота верхнего пуансона выбирается конструктивно, при этом

lв.п.=hн.в.+hп.пр.+hз,

где hн.в., hп.пр., hз.−соответственно высота накладки верхнего пуансона, длина пути прессования и величина зазора между верхним торцем матрицы и нижним торцем накладки верхнего пуансона в конце хода (пути) прессования, мм.

Конструктивно принять  h Н.В.= 20 мм,  h З =10 мм.

При этом, hп.пр.=Hз.к.−Hпр2.

Высота нижнего пуансона выбирается конструктивно, при этом

lн.п.=hн.н.+hн+hвыт.,

где hн.н., hн, hвыт.−соответственно высота накладки нижнего пуансона, величина захода нижнего пуансона в матрицу и высота части пуансона, необходимая для выталкивания детали из матрицы, мм. При этом, hН.Н.= 50 мм.

9.Методика и пример расчета.

Исходные данные:

1.Плотность детали – 6,5 г/см3;

2.Состав шихты: порошок железа ПЖРВ200 + 0,8% твердой смазки;

3.Усадка по:    D = 2%;    d = 1%;    H = 1%;

4.Упругие последействия по: D = 2%; d = 1%; H = 2%;

5.Насыпная плотность – 2,2 г/см3;

6.Уменьшение массы детали после спекания – 1%;

7.Удельное давление прессования – 800 МПа.

Необходимо: произвести расчет и спроектировать пресс-форму на деталь типа “втулка”. Параметры детали: D=600,1; d=30+0,15; H=45-0,3-0,1 мм. Схема технологического процесса: двустороннее прессование с последующим спеканием.

Порядок  расчета.

1.Выбор направления приложения нагрузки и расчет количества пуансонов.

Направление приложения усилия прессования совпадает с геометрической осью вращения. Поскольку деталь не имеет переходов по высоте, то количество пуансонов равно двум.

2.Определение площади прессования: Fпр.=(D2-d2)/4 = 0,785(62-32)=21,95 см2.

3.Определение объема детали: Vд=(D2-d2)h/4 = 21,954,5=98,78 см3.

4.Определение массы детали: Gд = д Vд = 6,5 98,78 =642 г.

5.Определение массы прессовки: Gпр = Gд1,01=648,5 г.

6.Определение массы навески шихты: Gн = 1,03Gпр = 1,03648,5 =668 г.

7.Определение коэффициента уплотнения: k = д / ш =6,5 / 2,2 =2,91.

8.Контрольное определение плотности прессовки: пр = Gпр / Vпр = 648,5/98,781,01 =6,5 г/см3.

Вывод. Расчет параметров прессовки произведен верно.

9.Определение расчетной высоты детали: Hпр = H−lпр+ε+Πм.о.= 44,9 – 0,0144,9 +0,0244,9 + 0 =45,35 мм.

10.Определение высоты камеры засыпки: Hз.к. =k⋅Hпр.=2,9145,35=132 мм.

11.Определение общей высоты матрицы: Hм=Hз.к.+hн= 132+10=142 мм.

12.Определение рабочих размеров полости матрицы:

а) номинальный диаметр: Dм=Dmin−lпр±ε∓Πм.о.= 59,8 – 0,0259,8 + 0,0259,8 + 0 = 59,8 мм.

б)максимальный диаметр матрицы: Dмmax=Dmax−lпр±ε±Πм.о.= 60,1 – 0,0260,1 +0,0260,1 + 0= 60,1 мм.

в)припуск на износ рабочей полости матрицы: ΔD=Dмmax−Dм−Ам= 60,1 – 59,8 – 0,03 = 0,27 мм.

13.Определение рабочих размеров стержней:

а)номинальный диаметр:  dст=dтax−lпр±ε±Πм.о.= 30,15 –0,0130,15 + 0,0130,15 + 0 = 30,15 мм;

б)минимальный размер dстmin=dтin−lпр±ε±Πм.о.= 30 –0,0130 +0,0130 = 30 мм.

в)припуск на износ: Δdст=dст−dстmin−Aм= 30,15 – 30,0 – 0,025 = 0,125 мм.

На основании проведенных расчетов составляем эскиз (рис.1) прессовки с параметрами: D = 60,1 мм; d = 30,15 мм; H = 45,35 мм.

14.Определение размеров матрицы и обоймы.

а)определение бокового давления:  Pбок.=c⋅ρдет.m= 0,007256,56,8 = 244,4 МПа;

б)радиус обоймы при Pбок.≥ 200МПа: r3=1140Pбок.+0,67⋅r1.

r1 = Dмmax +ΔD2

Отсюда, r3=1140⋅244,4+0,67⋅30,185=72,6мм.

в)наружный радиус матрицы:   r2=r1⋅r3  = 30,185⋅72,6 =45мм.

г)натяг при запрессовке   δ=Pбок.E⋅2r2=244,42,15⋅105⋅2⋅45=0,15мм.

На основании проведенных расчетов составляем эскиз матрицы для холодного прессования с параметрами: D3 = 145,2 мм;  D2 = 90 мм; d = 60H7 мм (Здесь D3-диаметр матрицы по заплечикам), Hм = 142 мм.

15.Определение высот пуансонов:

-верхнего: lв.п.=hн.в.+hп.пр.+hз= 20 + 132−45,352+ 10 = 73,3 мм. Принимаем 75 мм.

-нижнего: lн.п.=hн.н.+hн+hвыт.= 50 + 10 + 132 = 192 мм. Принимаем 195 мм.

16.Определение усилия прессования. P=pуд.⋅Fпр⋅n= 800  0,00215  1= 1,72 Мн = 175, 44 т.

[Для справки: F – в м2 ; 1н = 1,0210 –4 т; 1 Мн = 102 т]

17.Определение потребного усилия пресса. Nпр=k⋅P = 1,31,72=

=2,236 Мн =228, 07 т.

18. Определение усилия выталкивания прессовки из матрицы:

Pвыт.=μ⋅Pбок.⋅Fбок.= 0,10,007256,56,80,0083 = 0,2 Мн = 20,4 т.

Индивидуальные задания.

| N ва-ри- ан- та | Размеры детали, мм |  |  | Мате-риал | По- рис-то-сть, % | Насы-пная плот- ность, г/см3 | Усадка,% |  |  | Упругие последей-ствия,% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | d | H |  |  |  | D | d | H | D | d | H |
| 1 | 300,1 | 10+0,1 | 15−0,3−0,1 | 50Н(п) | 19 | 2,6 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 |
| 2 | 300,1 | 10+0,1 | 10−0,3−0,1 | 50Н(п) | 17 | 2,6 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 |
| 3 | 600,1 | 40+0,15 | 30−0,3−0,1 | 50Н(п) | 25 | 2,6 | -0,9 | -0,4 | -0,8 | 1,4 | 0,9 | 1,4 |
| 4 | 500,1 | 30+0,15 | 35−0,3−0,1 | АМг4(п) | 22 | 1,1 | -0,9 | -0,4 | -0,8 | 1,4 | 0,9 | 1,4 |
| 5 | 400,1 | 20+0,1 | 30−0,3−0,1 | АМг4(п) | 20 | 1,1 | -0,9 | -0,4 | -0,8 | 1,4 | 0,9 | 1,4 |
| 6 | 600,1 | 30+0,15 | 45−0,3−0,1 | АМг4(п) | 25 | 1,1 | -1,5 | -1,0 | -1,5 | 2,0 | 1,5 | 2,0 |
| 7 | 500,1 | 20+0,1 | 30−0,3−0,1 | АМг4(п) | 22 | 1,1 | -1,5 | -1,0 | -1,5 | 2,0 | 1,5 | 2,0 |
| 8 | 400,1 | 15+0,1 | 20−0,3−0,1 | АД5Мг4(п) | 20 | 1,1 | -1,5 | -1,0 | -1,5 | 2,0 | 1,5 | 2,0 |
| 9 | 550,1 | 25+0,15 | 35−0,3−0,1 | АД5Мг4(п) | 22 | 1,1 | -1,0 | -0,5 | -0,9 | 1,5 | 1,0 | 1,5 |
| 10 | 500,1 | 30+0,15 | 20−0,3−0,1 | АД5Мг4(п) | 20 | 1,1 | -1,0 | -0,5 | -0,9 | 1,5 | 1,0 | 1,5 |

Примечание:

1.Материалы:

50Н(п) - 50% порошка Fe + 50% порошка Ni (ПНЭ1) + 0,8% т.с.  (твердая смазка – стеарат цинка);

АМг4 - 96%  порошка Al  + 4% порошка Mg + 0,8% т.с.;

АД5Мг4 - 91%  порошка Al + 5% порошка Сu + 4% порошка Mg + 0,8% т.с.;

2.Усадка со знаком “-” – рост прессовок после спекания.

3.Уменьшение массы прессовок после спекания – 1%.

4.Удельное усилие прессования :

для материалов на основе Fe – 800МПа;

для материалов на основе Al – 400 МПа;

5.Допуски Аm (мкм) для номинальных размеров (мм) по H7:

Св. 10 до 18 – 18 мкм; Св. 18 до 30 – 21 мкм;Св. 30 до 50 – 25 мкм;Св. 50 до 80 – 30 мкм;

Св. 80 до 120 – 35 мкм; Св. 120 до 180 – 40 мкм; Св. 180 до 230 мкм.

6.Справочные данные: ед. силы – 1 т (тс) = 9, 81103 н; ед. давления – 1 т/м2 = 9,81103 н/м2; 1н/м2 = 1 Па = 1,0210-4 т/м2.

Рис.1.Наладка к пресс-форме: 1- верхняя плита; 2- матрицедержатель; 3- матрица; 4- стержень; 5- верхний пуансон; 6- плита выталкивателя; 7- пружина; 8- нижняя плита; 9- нижний пуансон.