## Тестовые вопросы по курсу

## «Материалы и их поведение при сварке»

## Часть II: “Цветные металлы и сплавы”.

## Тема №1.

# Вопрос: Каково содержание меди в марке М00б по ГОСТ 859-78?

## Ответ: 1) 99,7%;     2) 99,9%;      3) 99,99%.  4) 100%

# Вопрос: Подчеркните примесь, наиболее существенно ухудшающую свойства меди.

## Ответ: 1) Sn;         2)P;         3)Zn.   4)Fe

# Вопрос: Какой из указанных окислов более растворим в меди при температурах, близких к плавлению?

## Ответ: 1) CuO;        2)Cu2O;          3)CuO2.    4)Cu+Cu2O

# Вопрос: В чём причина “водородной болезни” при сварке меди?

## Ответ: 1) наличие легирующих элементов;

## 2) высокий уровень остаточных напряжений;

## 3) скопление паров воды в кристаллизующемся металле;

## 4) высокая скорость сварки   .

# Вопрос: За счёт чего может быть снижена концентрация водорода в шве при сварке меди?

## Ответ: 1) легирование металла шва Mn и Si;

## 2) прокалка флюсов и покрытых электродов;

## 3) прокатка швов после сварки;

4) увеличение напряжения на дуге.

# Вопрос: При каком виде сварки меди доля участия основного металла “0” в металле шва будет минимальной?

## Ответ: 1) аргонодуговая неплавящимся электродом;

## 2) ручная дуговая покрытым электродом;

## 3) сварка под флюсом;

## 4)сварка плавящимся электродом в среде СО2..

# Вопрос: В чём наиболее вероятна причина образования пор у линии сплавления при сварке меди?

## Ответ: 1) высокие скорости охлаждения сварного шва;

## 2) высокий температурный градиент по линии сплавления;

## 3) наличие в шве окислов висмута, свинца;

4) низкая температура плавления меди.

# Вопрос: Подчеркните важнейшие две проблемы технологической свариваемости меди.

## Ответ: 1) снижение прочности шва;

## 2) склонность к холодным трещинам;

## 3) “водородная болезнь”;

## 4) пористость шва.

# Вопрос: Подчеркните химические элементы, содержащиеся в качестве легирующих в латуни марки ЛЦ40Мц3Ж.

## Ответ:  Li;     Pb;      Mg;      Fe;       Zn;          Mn.

# Вопрос: К какому основному дефекту шва приводит испарение цинка при сварке латуни?

## Ответ: 1) уменьшение коррозионной стойкости металла;

## 2) образование пористости;

## 3) образование трещин в металле шва;

## 4)снижение напряжения .

# Вопрос: Подчеркните легирующие, содержащиеся в бронзе марки       БрАЖ9-4.

## Ответ:  N2;      Sn;      Fe;      Al.

# Вопрос: Почему фосфор и свинец способствуют образованию горячих трещин при сварке бронз?

## Ответ: 1) из-за образования окислов Pe2O5 и PbO2;

## 2) из-за образования легкоплавких эвтектик;

## 3) из-за снижения прочности сплава;

4) из-за повышения жидкотекучести.

# Вопрос: Подчеркните трудности при сварке бронз, создающиеся присутствием в них алюминия.

## Ответ: 1) снижение прочности шва;

## 2) ухудшение формирования поверхности шва;

## 3) загрязнение шва окисными включениями;

## 4) образование интерметаллидов.

# Вопрос: Подчеркните основные легирующие, содержащиеся в медно-никелевом сплаве марки МНЦ15-20.

## Ответ:  Mn;         Zn;          Co;           Ni.

# Вопрос: Как кремний и марганец совместно влияют (подчеркнуть) на теплофизические и механические свойства шва из меди?

## Ответ: 1) ухудшение электропроводности;

## 2) повышение теплопроводности;

## 3) повышение прочности шва;

## 4) снижение температуры плавления.

# Вопрос: Подчеркните, с какой целью при сварке плавлением меди используются заходные и выводные планки?

## Ответ: 1) для снижения остаточных напряжений;

## 2) для уменьшения количества трещинообразных дефектов в шве;

## 3) для повышения стабильности дугового разряда;

## 4) для снижения остаточных деформаций

## Вопрос: Какой электродный металл при сварке под флюсом обеспечивает большую прочность шва из меди?

## Ответ:  М1;       БрКМц3-1;          М2.

# Вопрос: Какой способ предпочтителен для подготовки (разделки) кромок под сварку меди и медных сплавов?

## Ответ: 	1) ацетилено-кислородная резка;

## 2) дуговая резка;

## 3) механическая резка;

## 4) плазменно-дуговая резка..

# Вопрос: Для чего рекомендуется прокалка флюса перед сваркой меди?

## Ответ: 1) для повышения глубины проплавления;

## 2) для повышения коэффициента перехода легирующих из флюса в шов;

## 3) для предупреждения порообразования;

4) для повышения прочности шва

# Вопрос: Укажите наиболее благоприятную форму шва при сварке под флюсом меди с целью снижения трещинообразования.

## Ответ:1) пр=0,81,5; 2) пр=1,82,0; 3) пр=2,24,0.  4) 3,5-5,0

## Вопрос: Какой род тока предпочтительно используется при аргонодуговой сварке меди и медных сплавов малых толщин?

## Ответ: 1) постоянный ток обратной полярности;

## 2) переменный ток;

## 3) постоянный ток прямой полярности.

# Вопрос: Как ориентировочно выбирают ток при ручной дуговой сварке меди (стержень электрода Cu)?

## Ответ: 1) Iсв=(4555)dэ;

## 2) Iсв=(5060)dэ;

## 3) Iсв=(80100)dэ.

4) Iсв =(110-120) dэ.

# Вопрос: Чем объясняется большая прочность шва у латуни в сравнение с чистой медью при сварке в защитных газах плавящимся электродом?

## Ответ: 1) увеличением доли участия основного металла в шве;

## 2) более высоким легированием;

## 3) лучшей формой проплавления;

4) закалкой шва.

# Вопрос: Назовите наиболее эффективный способ удаления окисной плёнки при сварке алюминиевых бронз.

## Ответ: 1) зачистка кромок перед сваркой;

## 2) применение галогенных флюсов разрушающих плёнку в процессе сварки;

## 3) применение смесей газов Ar+He;

4) использованием присадочных проволок, не содержащих    алюминий.

## Тема №2

# 25. Вопрос: Подчеркните номер марки никелевого сплава.

## Ответ: 1) 20Х13Н25;        2) ХН78Т;

## 3) 10Х12Н20Т3Р.  4)X23Н13

# 26. Вопрос: С какой целью брикеты из никелевой руды подвергают плавке в печах на штейн?

## Ответ: 1) для повышения прочности получаемого никелевого полуфабриката;

## 2) для повышения содержания чистого никеля в руде;

## 3) для выделения из руды других чистых металлов)

## 4) для получения сырья для серной кислоты.

# 27. Вопрос: Какой элемент восстанавливает никель, содержащийся в виде окисла NiO в обожённом файнштейне?

## Ответ:  1) Si;      2) C;        3) S,    4) Н2

# 28. Вопрос: Подчеркните элементы, содержащиеся в качестве сопутствующих примесей в техническом никеле марок Н0, Н1, …, Н4.

# Ответ:  Fe;    Zn;     Si;     Mn;      C;      Pb.

# 29. Вопрос: Назовите основной дефект сварного соединения при наплавки меди на сталь.

## Ответ: 1) различный уровень теплофизических свойств меди и стали;

## 2) охрупчивание из-за проникновения меди в сталь по границам зёрен;

## 3) окисные пленки; 4) несплавление меди со сталью

# 30. Вопрос: С какой целью при ацетилено-кислородной заварке дефектов из меди используют медные прутки, легированные до 2% фосфором?

## Ответ: 1)повышение производительности наплавки;

## 2) восстановление меди из закиси меди;

## 3) повышение пластичности металла шва;

4) повышение прочности.

# 31. Вопрос: Для какого типа бронз используется электродная проволока типа БрАМцН9-7-2?

## Ответ: 1) оловянные бронзы;

## 2) кремнистые бронзы;

.   3)алюминиевых бронз,

4) хромистые бронзы.

# 32. Вопрос: Какие из указанных систем никелевых сплавов используются в качестве теплоэлектрических элементов в изделиях?

## Ответ:  Ni-Cu;        Ni-Cr;         Ni-Cr-Fe;        Ni-Fe.

# 33. Вопрос: Подчеркните основные элементы, вызывающие пористость при сварке никеля и его сплавов.

## Ответ:  O2;     S;       P;        N2;        CO2;        CO.

# 34. Вопрос: Какие компоненты способствуют образованию кристаллизационных трещин при сварке никеля и его сплавов?

## Ответ:  Ni3S2-Ni;   NiO;   SO2.; СО.

# 35. Вопрос: В чём основная причина интенсивного роста зерна при сварочном нагреве никеля?

## Ответ: 1) наличие сернистых и фосфористых эвтектик;

## 2) низкая теплопроводность никеля;

## 3) легирование никеля Si, Cr

## 4) высокая скорость сварки..

# 36.  Вопрос: Подчеркните элементы, способствующие модификации жидкой ванны никеля и снижающие рост зерна при нагреве.

## Ответ:  Fe;         Si;          Ti;        Mo;        Cu.

# 37. Вопрос: Почему не рекомендуются соединения по отбортовке в сварных никелевых конструкциях, работающих в контакте с агрессивной средой?

## Ответ: 1) снижение прочности соединения;

## 2) опасность проявления щелевой коррозии;

## 3) усложнение сборки детали под сварку.

4) появление трещин.

# 38.  Вопрос: Подчеркните проволоки, используемые в качестве присадочных при ацетилено-кислородной сварке никеля и его сплавов.

## Ответ: 1) НМц25;    2)  08Х18Н12;   3)   НМцАТ3-1,5-06;    4)   Х23Н18.

# 39.  Вопрос: Отметьте рекомендуемую форму разделки кромок при ручной дуговой сварке никеля толщиной S=10мм.

## Ответ:  1;      2;        3.

# 40. Вопрос: Из каких ориентировочных соотношений выбирают ток при ручной дуговой сварке никеля и его сплавов?

## Ответ: 1) Iсв=(50¸60)dэ;

## 2) Iсв=(40¸35)dэ;

## 3) Iсв=(70¸80)dэ.

4)Iсв = (90-100)dэ

# Вопрос: При какой минимальной толщине при ручной дуговой сварке никеля рекомендуется сопутствующий подогрев до Т=200250С с последующей нормализацией сварных соединений?

## Ответ: 1) S≤10мм;  2) S≤12÷15мм;  3) S>15мм;.   4) S=25мм.

# Вопрос: Для чего в аргон добавляют до 20% водорода при аргонодуговой сварке никеля и его сплавов?

## Ответ: 1) стабилизация дуги;

## 2) легирование шва;

## 3) снижение пористости шва.

4) повышение прочности.

# Вопрос: Какова цель использования активирующих флюсов-паст при аргонодуговой сварке никеля и его сплавов?

## Ответ: 1) защита металла от взаимодействия с атмосферой;

## 2) повышение степени легирования шва;

## 3) обеспечение гарантированной величины провара.

4) повышение производительности процесса сварки.

## Тема №3.

# Вопрос: В качестве электролита, используемого для получения металлического алюминия, используется расплав глинозёма Al2O3 и криолита Na3AlF6. Отметьте оптимальное их соотношение в расплаве?

## Ответ: 1) 3%Al2O3+40%Na3AlF6;

## 2) 10%Al2O3+90%Na3AlF6;

## 3) 25%Al2O3+75%Na3AlF6.

4) 50%Al2O3+50% Na3AlF6

# 45.Вопрос: Какой из приведённых процессов происходит на катоде электролизёра при получении алюминия?

## Ответ: 1) Al3++3e→Al;

## 2) 2AlO33- -6e→Al2O3+1,5O2;

## 3) AlF63- -3e→AlF6

4) Al3+ + 6e 2Al

# 46.Вопрос: Какое количество электроэнергии расходуется для получения из руды одной тонны алюминия?

## Ответ: 1) 16,518,5 кВт-ч;

## 2) 2227 кВт-ч;

## 3) 8,515 кВт-ч,

4) 30 50 кВт –ч.

# 47.Вопрос: Отметьте пластичность заготовки под сварку из отожженного алюминия.

## Ответ: 1) =57%;       2) =1015%;  3) =2028%    4) 40- 45.

# 48.Вопрос: Отметьте положительное свойство окисной плёнки Al2O3 содержащейся в алюминии.

## Ответ: 1) не влияет на механические характеристики;

## 2) упрочняет алюминий;

## 3) защищает металл от взаимодействия с атмосферой;

4) снижает удельный вес алюминия.

# 49.Вопрос: Подчеркните основные легирующие в деформированных алюминиевых сплавах.

## Ответ:  Fe;      Mg;      Mn;      Zn;      Co;       Ni;       Cu.

# 50.Вопрос: Обозначьте (подчеркните) номера областей деформируемых и литейных сплавов на бинарной диаграмме Al-Ле.

## Ответ:  1;       2;         3;         4.

## 51.Вопрос: Отметьте (подчеркните) номера областей деформируемых термически упрочняемых алюминиевых сплавов.

## Ответ:  1;        2;         3;         4.

## 52.Вопрос: Отметьте номера областей деформируемых термически не упрочняемых алюминиевых сплавов.

## Ответ:  1;        2;         3;         4.

# 53.Вопрос: К каким по степени упрочнения относятся деформируемые технические сплавы алюминия АД0, АД1?

## Ответ: 1) упрочняемые;

## 2) не упрочняемые полностью;

## 3) частично упрочняемые;

4) не упрочняемые после сварки.

# 54.Вопрос: Подчеркните правильную последовательность расстановки алюминиевых сплавов по возрастанию прочности.

## Ответ: 1) B93, Амг6, АД1;

## 2) АД1, Амг6, В93;

## 3) В93, АД1, Амг6;

4) АМг6, АД1, В93.

# 55.Вопрос: Какому сплаву соответствует более высокий темп деформации при охлаждении шва (кривая 1), если погонная энергия сварки qп была одинакова?

## Ответ: 1) низкоуглеродистая сталь;

## 2) алюминиевый сплав;

## 3) титановый сплав,

## 4) низколегированная сталь

# 56.Вопрос: В каком месте закристаллизовавшегося сварного шва из алюминия наиболее вероятно расположение окисных плёнок (подчеркните номер рисунка) типа Al2O3?

## Ответ:  1;      2;        3.

## 57.Вопрос: Как влияет окисная плёнка Al2O3 на устойчивость горения дуги?

## Ответ: 1) не влияет;

## 2) стабилизирует дугу;

## 3) снижает стабильность разряда;

4) увеличивает длину дуги.

## 58.Вопрос: При каком способе сварки алюминия в шве будет меньшее

## количество окисных плёнок?

## Ответ: 1) сварка по флюсу;

## 2) сварка в аргоне;

## 3) сварка в вакууме; 4) сварка в углекислом газе

# 59.Вопрос: Какой вид дефекта отражается на рентгеновском снимке (см. рис) в нижней части сварного шва алюминиевого сплава?

## Ответ: 1) окисные включения;

## 2) вольфрамовые включения;

## 3) поры.

## 4) трещины

# 60.Вопрос: Какой дефект может возникнуть в шве при сварке алюминиевого сплава, если в процессе сварки в цехе наблюдается колебания температур воздуха?

## Ответ: 1) непровар;

## 2) окисные плёнки;

## 3) поры;

4) раковины.

# 61.Вопрос: Какой дефект в шве из алюминиевого сплава предотвращает заточка на конус торца вольфрамового электрода?

## Ответ: 1) появление пор в шве;

## 2) непровар кромок;

## 3) вольфрамовые включения;

4) окисные включения.

# 62.Вопрос: Для чего при сварке алюминиевых сплавов используются угольные подкладки?

## Ответ: 1) для упрочнения металла шва;

## 2) для формирования провара;

## 3) для уменьшения коробления;

4) для повышения глубины проплавления.

# 63.Вопрос: Какую проволоку рекомендуется выбирать для изготовления электродов для ручной дуговой сварки технического алюминия АД1 с целью повышения прочности шва?

## Ответ: 1) Св АМц;   2) Св АК5;  3) Св АМг6,   4) Св АЛ2

# 64.Вопрос: Какой способ сварки наиболее эффективен при сварке длинных швов из алюминиевых сплавов S=1030мм.?

## Ответ: 1) сварка под флюсом;

## 2) сварка ручная покрытыми электродами;

## 3) сварка по флюсу;

4) сварка плавящимся электродом в аргоне.

# 65.Вопрос: При каком роде тока сварки наблюдается эффект катодного распыления при сварке алюминиевых сплавов неплавящимся электродом?

## Ответ: 1) сварка на постоянном токе прямой полярности;

## 2) сварка на переменном токе;

## 3) сварка на постоянном токе обратной полярности;

4) сварка пульсирующим током.

# 66.Вопрос: Какой род тока используется при сварке алюминиевых сплавов плавящимся электродом?

## Ответ: 1) переменный ток;

## 2) постоянный ток прямой полярности;

## 3) постоянный ток обратной полярности.

## Тема №4.

# 67.Вопрос: В чём заключаются отличия окисной плёнки MgO от Al2O3?

## Ответ: 1) существенная разница в температурах плавления;

## 2) плёнка MgO не защищает металл от взаимодействия с кислородом воздуха;

## 3) существенно повышается прочность металла шва;

4) пленка MgO существенно повышает температуру плавления         металла.

# 68.Вопрос: Какой тип трещин характерен для сварных соединений из магниевых сплавов?

## Ответ: 1) холодные трещины;

## 2) горячие трещины;

## 3) трещины повторного нагрева;

4)закалочные трещины.

# 69.Вопрос: Отметьте факторы, требующие обязательного применения медных или стальных подкладок при сварке стыковых соединений из магниевых сплавов.

## Ответ: 1) повышенная жидкотекучесть ванны;

## 2) наличие окисной плёнки в металле шва;

## 3) устранение недостатков сборки;

4) улучшение формирования формы проплава.

# 70.Вопрос: В чём причина использования меньших токов при сварке магниевых сплавов в сравнении с одинаковыми толщинками алюминиевых сплавов?

## Ответ: 1) различный уровень прочности металлов;

## 2) склонность к закалке магниевых сплавов;

## 3) высокая чувствительность к росту зерна при нагреве;

4) повышение уровня пористости.

# 71.Вопрос: Какой из способов сварки в защитных газах обеспечивает получение оптимальной формы шва, =е/а?

## Ответ: 1) сварка неплавящимся электродом;

## 2) импульсно-дуговая сварка плавящимся электродом;

## 3) сварка плавящимся электродом непрерывным током.

## 4) ручная дуговая сварка.

## Тема №5.

# 72.Вопрос: Из каких руд получают титан?

## Ответ: 1) доломит;

## 2) рутил;

## 3) глинозём;

4) гематит.

## 73.Вопрос: Какова температура плавления титана?

## Ответ: 1)Т=15501600С; 2) Т=16701725С; 3)Т=14551470С; 4)1800-19500С

# 74.Вопрос: Какова роль кислорода и азота, как примесей в титане?

## Ответ: 1)повышают прочность и твёрдость;

## 2) повышают коррозионную стойкость;

## 3) повышают пластичность;

4) повышают температуру плавления  титана.

# 75.Вопрос: При каких технологических переделах титана возникает наименьшее количество проблем с образованием трещин?

## Ответ: 1) при механической резке заготовок;

## 2) при сварке заготовок;

## 3) при обработки давлением заготовок;

4) при литье.

# 76.Вопрос: Подчеркните способы упрочнения титана используемые при сварке.

## Ответ: 1) фазовый наклёп при TiTi превращении;

## 2) регулирование соотношения –Ti и –Ti фаз в шве;

## 3) регулирование количества фаз мартенситного типа;

# 77.Вопрос: Как изменится температура полиморфного превращения TiTi при легировании титана алюминием?

## Ответ: 1) снизится;      2) не изменится;   3) повысится.  4)

4) прокатка сварных швов.

78.Вопрос: Как влияет на прочность легирование титана алюминием при его содержании ≤4,5%?

Ответ: 1) уменьшается;

## 2) повышается;

## 3) не изменяется.

# 79.Вопрос: Какую модификацию кристаллической решетки титана стабилизируют легирующие V, Mo, Cr, Mn?

## Ответ: 1) –фазу;             2) –фазу;            3)  и -фазу 4) - фазу

# 80.Вопрос: Как влияют Fe, Cr, Mn, Ni на температуру полиморфного превращения TiTi?

## Ответ:1) повышают; 2) не изменяют; 3) понижают, 4)незначительно снижают.

# 81.Вопрос: Какие структуры могут содержать после закалки титановые сплавы, содержащие от 15 до 25% -фазы?

## Ответ: 1) мартенсит;           2) перлит;     3) бейнит.   4) тростит

# 82.Вопрос: Назовите марку титановых сплавов, относящихся к группе –сплавов или псевдо -сплавов.

## Ответ: 1) ВТ6С;             2) ВТ22;           3) ВТ-5;            4) ОТ4-1.

# 83.Вопрос: Какой участок сварного соединения из титанового сплава является “слабым” с точки зрения технологической свариваемости?

## Ответ: 1) шов;

## 2) линия сплавления;

## 3) основной металл;

4) зона термовлияния.

# 84.Вопрос: Какой из видов трещин является наиболее характерным для сварных соединений из титановых сплавов?

## Ответ: 1) горячие трещины в шве;

## 2) холодные трещины в околошовной зоне.

## 3) холодные замедленные трещины в околошовной зоне.

4) горячие трещины в основном металле.

## 85.Вопрос: Отметьте на графике номер участка пребывания металла околошовной зоны -,и псевдо –титановых сплавов выше t’+t”, обозначенный римской цифрой, который обеспечивает наибольшую стойкость против образования холодных трещин (wохл-скорость охлаждения;. t’+t”-время  пребывания участка около шовной зоны выше температуры β’α превращения)

## Ответ:  I;      II;        III.

# 86.Вопрос: Отметьте на графике номер участка, где скорость охлаждения околошовной зоны, (+)-титановых сплавов обеспечит получение минимально гарантированных свойств сварного соединения.

## Ответ:  I;        II;           III.

# 87.Вопрос: Какой из указанных типов титановых сплавов наиболее склонен к замедленным холодным трещинам?

## Ответ: 1) –сплав;

## 2) +–сплав;

## 3) ,- сплав,

## 4) –сплав.

# 88.Вопрос: Отметьте зону наиболее вероятного образования пор при сварке титановых сплавов.

## Ответ: 1) основной металл в зоне термического влияния (1);

## 2) околошовная зона вблизи линии сплавления (2);

## 3) металл шва (3).

# 89.Вопрос: Отметьте наиболее производительный способ сварки, обеспечивающий необходимый уровень проплавления кромок титановых сплавов толщиной S=1520мм.

## Ответ: 1) электрошлаковая сварка;

## 2) механизированная сварка под флюсом;

## 3) механизированная однопроходная сварка неплавящимся электродом с присадкой,

## 4) 	сварка в среде углекислого газа.

# 90.Вопрос: Для чего проводится отжиг после сварки – и псевдо –сплавов титана марок ВТ1, ОТ4?

## Ответ: 1) для повышения прочности;

## 2) для снятия остаточных напряжений;

## 3) для измельчения зерна;

4) для обеспечения возможности правки.

## 91.Вопрос: Каков уровень пластичности “” характерен для участка шва со временем пребывания выше температуры полиморфного превращения t’+t”100c при сварке (+)Ti-сплавов (t’+t”-время пребывания участка около шовной зоны  выше температуры β’  α превращения)

## Ответ: 1) наивысший;

## 2) наименьший;

## 3) допускаемый уровень пластичности

## Тема №6.

# 92.Вопрос: В каком случае (отметьте номер ответа) достигается оптимальные свойства соединений при сварке разнородных металлов?

## Ответ: 1) металлы образуют ограниченный ряд твёрдых растворов;

## 2) металлы образуют химические соединения элементов;

## 3) металлы образуют неограниченный ряд твёрдых растворов;

4) металлы образуют непрерывный ряд эвтектик.

# 93.Вопрос: С какой целью необходимо уменьшать время контактирования разнородных металлов в жидком состоянии при сварке?

## Ответ: 1) улучшить степень защиты свариваемых кромок;

## 2) уменьшить количество образующихся интерметаллидных фаз в стыке;

## 3) увеличить время активации более тугоплавкого металла;

4) снизить время активации более тугоплавкого металла.

# 94.Вопрос: Для чего используются комбинированные вставки в стык свариваемых разнородных металлов?

## Ответ: 1) для лучшей защиты свариваемых кромок от взаимодействия с атмосферой;

## 2) для повышения количества образующихся жидких растворов с обеими свариваемыми кромками;

## 3) для увеличения количества интерметаллидных фаз;

4) для увеличения количества химических соединений.

# 95.Вопрос: Для чего используются поверхностно-активные флюсы при сварке разнородных металлов?

## Ответ: 1) для регулирования состава шва;

## 2) для изменения степени нагрева более тугоплавкого металла;

## 3) для снижения энергии активации более тугоплавкого металла

4) для увеличения скорости сварки.

# 96.Вопрос: Каким способом наиболее эффективно можно уменьшить толщину хрупких интерметаллидных прослоек при сварке разнородных металлов?

## Ответ: 1) легированием шва;

## 2) смещением источника тепла на более теплопроводный или легкоплавкий металл;

## 3) увеличением тока сварки

4)  увеличением скорости сварки

# 97.Вопрос: Какой способ является наиболее эффективным для сварки стали с алюминиевыми сплавами?

## Ответ: 1) электронно-лучевая сварка;

## 2) ручная дуговая покрытыми электродами;

## 3) механизированная сварка под флюсом

4) сварка в среде углекислого газа

# 98.Вопрос: Какой металл используется в качестве промежуточной вставки в стык при сварке стали с титаном с целью предотвращения хрупких интерметаллидных фаз типа TiFe и TiFe2?

## Ответ: 1) медь;

## 2) ванадий;

## 3) алюминий.

4) сталь

99.Вопрос: Как должна подготавливаться поверхность свариваемой кромки титанового сплава при его сварке плавлением с алюминием?

## Ответ: 1) механическая зачистка;

## 2) травление;

## 3) алитирование и наплавка чистого алюминия;

4) алитирование.