Контрольные вопросы по курсу

«Производство сварных конструкций»

1. Что такое технологический процесс?

1) Комплект документации, необходимый для изготовления конструкций;

2) Перечень сварочных операций, необходимых для изготовления конструкций, представленных в строго определенной последовательности;

3) Способ выполнения технологических операций сборки и сварки.

2. Какие сварочные материалы должны использоваться для выполнения сварочных прихваток?

1) Сварочные материалы, обеспечивающие механические свойства металла шва, равные механическим свойствам основного металла;

2) По указанию руководителя работ;

3) Сварочные материалы, которые предназначены для сварки основных швов.

3. Какие существуют минимальные количественные требования по визуальному контролю качества швов сварных соединений?

1) Не менее 50% швов с проверкой размеров;

2) Не менее 75% швов с проверкой размеров;

3) 100% швов с проверкой размеров.

4. Какая сталь называется спокойной?

1) Сталь, содержащая более 10 мл водорода на 100г металла;

2) Сталь, нагретая до температуры свыше 1000 °C;

3) Сталь, содержащая 0,12…0,3% кремния (полностью раскисленная при выплавке).

5. Назовите показатели сварочно-технологических свойств конструкционных материалов.

1) Жаропрочность, жаростойкость, свариваемость;

2) Свариваемость, пластичность, жидкотекучесть;

3) Пластичность, прочность, жаростойкость.

5. Что такое сварная конструкция?

1) Металлическая конструкция, изготовленная сваркой отдельных деталей;

2) Совокупность деталей, расположенных в соответствии с чертежом;

3) Соединение отдельных деталей сваркой.

6. Назовите качественные показатели технологичности.

1) Простота конструкции, свариваемость материала, удобство сварки, протяженность и конфигурация швов;

2) Доступность мест сварки, трудоемкость, протяженность и конфигурация швов;

3) Общий расход сварочных материалов, коэффициент механизации и автоматизации сварочных работ.

7. На какую максимальную глубину производится обработка кромок деталей после кислородной или воздушно-дуговой резки?

1) Не менее 2мм;		2) не менее 3мм;		3) не менее 5мм.

8. Назовите преимущества роботизированной технологии сварки

1) Простота, высокое качество;

2) Стабильное качество, минимальные остаточные деформации;

3) Большая глубина проплавления, высокие скорости сварки.

9. Назовите показатели механических свойств конструкционных материалов.

1) Свариваемость, жаростойкость;

2) Предел прочности, предел текучести, угол загиба;

3) Предел прочности, свариваемость.

10.Что такое сварной узел?

1) Совокупность деталей, соединенных сваркой;

2) Часть конструкции, в которой сварены прилегающие друг к другу элементы;

3) Соединение отдельных деталей сваркой.

11. Назовите показатели технологичности.

1) Качественные и количественные;		2) Конструкционные и технологические;

3) Производственные и эксплуатационные.

12. Какие методы правки применяются в заготовительном производстве?

1) Тепловые, механические;			2) Изгибом, растяжением;

3) Наплавкой ложных валиков, изгибом.

13. Укажите следует ли удалять прихватки, имеющие недопустимые наружные дефекты (трещины, наружные поры и т. д.) по результатам визуального контроля?

1) Следует;	 2) Не следует, если при сварке прихватка будет полностью переварена;

3) Следует удалять только в случае обнаружения в прихватке трещины.

14. Где сварщик заканчивает кольцевой шов сварного стыкового соединения труб?

1) На выводных планках;	       2) На основном металле трубы;	     3) На сварном шве.

15. Какие документы регламентируют технологический процесс?

1) ЕСТД, ЕСКД, ЕСТПП, ОСТП;		2) ЕСТД, ЕСТПП, ГОСТы, отраслевые РД;

3) ЕСКД, ЕСТПП.

16. Какой минимальный радиус кривизны допускается при правке листовой стали в холодном состоянии на вальцах и прессах?

1) 50δ; где δ-толщина листа стали;		2) 30δ;		3) 25δ;

17. Какие типы сварных соединений наиболее технологичны под роботизированную сварку?

1) Стыковые;			2) Нахлесточные;		3) Тавровые.

18. Необходима ли зачистка кромок, после их обработки под сварку воздушно-дуговой резкой стали классов С52/40 и С60/45?

1) Нет;				2) Да;				3) Не регламентировано.

.

19. Какие требования предъявляются к операции складирования?

1) Наличие закрытых помещений для хранения исходных заготовок;

2) Наличие навеса для хранения исходных заготовок;

3) Наличие отапливаемых помещений с влажностью не менее 90%.

20. Перечислите операции заготовительного производства.

1) Складирование, правка, разметка, резка, гибка, очистка;

2) Правка, резка, сборка, сварка, подгибка кромок;

3) Складирование, правка, гибка, резка, сборка.

21. Назовите способы получения цилиндрической обечайки.

1) Гибка на трех-валковых, четырех-валковых вальцах, под прессом из двух полуобечаек;

2) Гибка на трех-валковых, многовалковых вальцах;

3) Под прессом, на кромкогибочных волках.

22. Что такое сборочная единица?

1) Часть свариваемого изделия, содержащая один или несколько сварных соединений;

2) Совокупность деталей, соединенных сваркой;

3) Часть конструкции, в которой сварены прилегающие друг к другу элементы.

23. Какой допускается минимальный радиус кривизны при правке уголков в холодном состоянии?

1) 50в;			2) 90в; где в-ширина полки уголка;		3) 45в.

24. Какова максимальная длина листового проката по ГОСТ?

1) 12 000мм;		2) 18 000мм;	3) 10 000мм;	4) 8 000мм.

25. Назовите способы получения конической обечайки.

1) На трех-волковых листогибочных машинах, штамповкой из двух полуобечаек;

2) На четырех-валковых машинах, штамповкой из двух обечаек;

3) На трех-валковых машинах с коническими роликами.

26. Назовите преимущества термических методов резки перед механическими.

1) Простота оборудования, возможность резки детали сложной конфигурации;

2) Высокая производительность, высокое качество поверхности реза;

3) Низкая стоимость, отсутствие окисных пленок на поверхности реза, высокая чистота поверхности реза.

27. Что такое сварные соединения?

1) Соединение отдельных деталей сваркой;

2) Совокупность деталей соединенных сваркой;

3) Неразъемное соединение деталей, выполненное сваркой и включающие в себя шов и зону термического влияния.

28. Назовите дефекты листового проката, подлежащие исправлению?

1) Волнистость, бухтиноватость, серповидность;

2) Серповидность, волнистость;		3) Волнистость, бухтиноватость.

29. Какие способы сварки наиболее просто поддаются роботизации?

1) Контактная;		2) Дуговая;		3) Газовая.

30. Какова максимальная ширина листового проката по ГОСТ?

1) 1500мм;		2) 3000мм;		3) 3500мм;		4) 5000мм;

31. Назовите преимущества механических способов резки перед термическими.

1) Низкая стоимость, чистота поверхности;

2) Высокая производительность, высокая чистота поверхности, высокая точность;

3) простота оборудования, возможность резки деталей любой конфигурации.

32. Какими механизмами обеспечивается прерывистое перемещение?

1) Подвесными конвейерами, напольными транспортерами;

2) Электрокарами, автопогрузчиками, кранами;

3) Рольгангами, подвесными конвейерами.

33. Какой минимальный радиус кривизны при правке труб в холодном состоянии на вальцах и прессах?

1) 50d;			2) 60d; где d-диаметр трубы;		3) 90d.

34.Укажите наиболее полный перечень требований к поверхности свариваемых элементов?

1) Горячекатаный металл разрешается применять в состоянии поставок;

2) Поверхность свариваемых кромок должна быть чистой, без окалины, ржавчины, масла, смазки и грязи.

3) Поверхность свариваемых элементов не должна иметь следов влаги.

35. Назовите допустимые размеры бухтиноватости листового проката.

1) 1мм на диаметре 1000мм;			2) 1,5мм на диаметре 1200мм;

3) 0,5мм на диаметре 500мм.

36. Что такое технологичность конструкции?

1) Способность обеспечивать требования эксплуатации;

2) Совокупность свойств, заложенных при проектировании и разработке техпроцесса;

3) Способность обеспечить качества сварных соединений при изготовлении.

37. Как классифицируются подвесные конвейеры?

1) Грузонесущие, грузотолкающие, грузотянущие;

2) Грузоподъемные, грузозахватные, непрерывные;

3) Грузоперемещающие, грузопередающие, грузотянущие.

38. Какие элементы постоянно содержатся в углеродистой стали?

1) Алюминий, марганец, сера, титан;		2) Марганец, кремний, сера, фосфор;

3) Кремний, медь, сера, фосфор.

39. Какие способы резки применяются преимущественно в заготовительном производстве?

1) Механические-70%, термические-30%;

2) Термические-50-55%, механические-45-50%;

3) Термические-40%, механические-60%;

40. Какие поверхности подлежат зачистке при подготовке под сборку деталей трубопровода?

1) Должны быть очищены от загрязнений и ржавчины до металлического блеска торцы труб;

2) Должны быть очищены от загрязнений и ржавчины до металлического блеска кромки и наружные поверхности деталей;

3) Должны быть очищены от загрязнений и ржавчины до металлического блеска кромки, а также прилегающие к ним внутренние и наружные поверхности деталей.

41. Назовите допустимые размеры волнистости листового проката.

1) 1мм на длине 1000мм;    2) 1,5мм на длине 1500мм;    3) 2мм на длине 5000мм.

42. Назовите оборудование для ритмического перемещения деталей и узлов.

1) Подвесные конвейеры, напольные транспортеры;

2) Пластинчатые конвейеры, рольганги;

3) Шаговые конвейеры, круговые конвейеры, склизы.

43. Назовите количественные показатели технологичности.

1) Конфигурация сварочных швов, протяженность, эквивалентное содержание углерода;

2) Трудоемкость, Сэкв, стоимость основного металла;

3) Возможность роботизации, пространственная ориентация сварных швов, отсутствие необходимости использования универсального оборудования для сборки.

44. Какими способами запрещена правка стали?

1) Механическими;						2) Термомеханическими;

3) Наплавкой валиков другой сваркой;		4) Термическими.

45. К каким последствиям может привести чрезмерное увеличение угла разделки свариваемых кромок?

1) К прожогу металла;

2) К увеличению трудоемкости сварки и расхода сварочных материалов;

3) К несплавлению кромок.

46. Какими способами можно исправить серповидность листового проката?

1) Растяжение;		2) Не исправляется;	3) Изгибом.

47. Назовите оборудование для перемещения сварочных автоматов.

1) Позиционеры, кантователи, вращатели;		2) Порталы, колонны, тележки.

3) Кантователи, колонны, порталы.

48. Укажите действия, выполняемые при сборке деталей под сварку.

1) Установка деталей, перемещение, позиционирование;

2) Установка деталей, взаимное ориентирование, временное закрепление;

3) Разметка, очистка, подготовка кромок, закрепление.

49. Назовите дефекты листового проката, подлежащие исправлению?

1) Волнистость, бухтиноватость, серповидность;	2) Серповидность, волнистость;

3) Волнистость, бухтиноватость.

50. Можно ли исправлять дефекты профильного проката типа "смалковка"?

1) Нельзя;	 2) Можно, ударными воздействиями искривленных участков;

3) Можно, плавным нагружением в сортоправильных машинах.

51. Назовите основные признаки технологичности.

1) Трудоемкость, стоимость, качество;2) Свариваемость, дефектность, собираемость;

3) Трещиностойкость, прочность, коррозионная стойкость.

52. Листы какой толщины можно сваривать ручной дуговой сваркой без разделки кромок за один проход с одной стороны?

1) 16мм;				2) 8мм;				3) 4мм.

53. Какая сталь называется полуспокойной?

1) Сталь, нагретая до температуры свыше 1000 ºС;

2) Сталь, содержащая 0,07…0,17% кремния (  полностью раскисленная при

выплавке);

3) Сталь, содержащая более 10мл водорода на 100г металла.

54. В какой последовательности выполняются заготовительные операции?

1) Складирование, правка, разметка, резка, очистка, гибка;

2) Складирование, разметка, правка, резка, гибка, очистка;

3) Очистка, складирование, резка, очистка, гибка.

55. На какие группы разделяют углеродистые стали?

1) Стали низкоуглеродистые, с содержанием углерода до 1,5%; среднеуглеродистые, с содержанием углерода 1,5…2,5%;

2) Стали низкоуглеродистые, с содержанием углерода до 0,25; среднеуглеродистые, с содержанием углерода 0,25…0,4%; высокоуглеродистые, с содержанием углерода 0,5…0,7%;

3) Стали низкоуглеродистые, с содержанием углерода до 1,0%; среднеуглеродистые, с содержанием углерода 2,0%.

56. Какая сталь называется кипящей?

1) Сталь, содержащая не более 0,07% кремния (не раскисленная при выплавке);

2) Сталь, нагретая до температуры 1000 ºС;

3) Сталь, содержащая более 10мл водорода на 100г металла.

57. Назовите оборудование для ритмического перемещения деталей и узлов.

1) Подвесные конвейеры, напольные транспортеры;

2) Пластинчатые конвейеры, рольганги;

3) Шаговые конвейеры, круговые конвейеры, склизы.

58. Укажите, при каком способе сварки одного и того же узла листовой

конструкции уровень деформаций и напряжений будет максимальным?

1) Ручная сварка покрытым электродом;	2) Ручная аргоно-дуговая сварка;

3) Газовая сварка.

59. При двухсторонней ручной дуговой сварке стыков швов, без разделки кромок, можно сваривать следующие толщины:

1) до 4мм;				2) до 8мм;				3) до12мм.

60. Укажите приемы получения двояковыпуклых элементов листовых конструкций.

1) Под прессом;		2) На 3-х роликовых машинах с цилиндрическими роликами;

3) На 3-х роликовых машинах со специальными роликами.

61. Допускаются ли способы правки стали приводящие к образованию вмятин, забоин, и других повреждений на поверхности стали?

1) Да;				2) Нет;		3) Да, на неответственных конструкциях.

62. Какие существуют требования по очистки швов сварных соединений по окончании сварки?

1) Очистить от шлака и брызг металла;		2) Очистить от шлака;

3) Очистить от шлака, брызг и натеков металла.

63. Что такое жаропрочность стали?

1) Сталь, способная сопротивляться окислению при высоких температурах эксплуатации;

2) Сталь, способная сохранять высокую прочность в течении длительного времени эксплуатации;

3) Сталь, способная выдерживать прямое длительное воздействие пламени топки котла.

64. Какие стали относятся к группе хорошо сваривающихся?

1) С содержанием углерода свыше 0,45%;

2) С содержанием углерода 0,25…0,35%; 3) С содержанием углерода до 0,25%.

65. Укажите способы резки углеродистых сталей.

1) Плазменная;					2) Механические;

3) Газовая;						4) Все перечисленные в 1,2,3.

66. Чем отличается сварка удовлетворительно сваривающихся сталей от хорошо сваривающихся?

1) Способом сварки;				2) Разделкой кромок;

3) Усложнением технологии (предварительный подогрев, определенная погонная энергия, послесварочная термообработка).

67. Какие стали относятся к группе удовлетворительно сваривающихся?

1) С содержанием углерода до 0,25%;	2) С содержанием углерода 0,25…0,35%;

3) С содержанием углерода свыше 0,45%.

68. Назовите основные способы правки листового проката.

1) Термические, механические;			2) Изгибом, растяжением;

3) Наплавкой ложных валиков, изгибом.

69. Где сварщик начинает шов сварного соединения?

1) Не регламентировано;				2) На основном металле;

3) На подкладных планках.

70. Укажите способы резки легированных сталей.

1) Плазменная;					2) Газовая;

3) Механическая;					4) Все перечисленные в 1, 2, 3.

71. Можно ли начать сварку без проверки правильности сборки стальных конструкций?

1) Да;							2) Нет;

3) Можно, по специальному разрешению руководителя работ.

72. Какие операции необходимо провести при выполнении каждого валика многослойных швов сварочных соединений?

1) Дополнительных операций не требуется;

2) Очистить предыдущий валик от шлаков и брызг металла;

3) Удалить участки шва с порами, раковинами и трещинами;

4) Выполнить операции по пунктам 2 и 3.

73. Где сварщик заканчивает шов сварного соединения?

1) На выводных планках;		2) На основном металле;	  3)Не регламентировано.

74. Какие элементы постоянно содержатся в углеродистой стали?

1) Алюминий, марганец, сера, титан;		2) Марганец, кремний, сера, фосфор;

3) Кремний, медь, сера, фосфор.

75. В каких условиях получаются подрезы по краям сварного шва при дуговой сварке?

1) При повышенной скорости перемещения электрода;

2) При нормальной скорости перемещения электрода;

3) При низкой скорости перемещения электрода.

76. Укажите возможные способы резки медных сплавов.

1) Плазменная;			2) Газовая;			3) Кислородным копьем.

77. Какие основные характеристики приняты для оценки механических свойств металлов?

1) Временное сопротивление разрыву, предел текучести, относительное удлинение и сужение, ударная вязкость;

2) Жаропрочность, жаростойкость и хладостойкость металла;

3) Твердость, сопротивление изгибу и количество циклов ударного нагружения до разрушения металла.

78. Что происходит с пластическими свойствами стали при отрицательных температурах?

1) Повышаются;		2) Снижаются;	    3) Температура не оказывает влияния.

.

79. С какой целью выполняют разделку кромок металла?

1) Для уменьшения разбрызгивания металла;

2) Для удобства наблюдения за процессом сварки;

3) Для обеспечения провара свариваемого металла на всю глубину.

80. Из каких условий выбирают определенный диаметр электрода?

1) Полярности тока;    2) Величины тока;	 3) Рода тока (постоянный, переменный).

81. Допускается ли выводить кратер и возбуждать дугу на основном металле за пределами шва?

1) Допускается;	2) Не допускается;		3) Требования не регламентируются.

82. С какой целью выполняется притупление в корне разделки кромок?

1) Для обеспечения полного провара;

2) Для предотвращения вытекания из разделки кромок жидкого металла;

3) Для предотвращения прожога и обеспечения полного провара.

83. При каких условиях разрешается газовая и плазменно-дуговая резка при обработке кромок деталей из Cr-Mo и Cr-Mo-V сталей?

1) При условии последующей механической обработки кромок с удалением следов резки;

2) При условии последующей механической обработки кромок с удалением слоя глубиной не менее 1мм;

3) То же, но с удалением слоя глубиной не менее 2мм.

84 Какие способы резки применяют для подготовки деталей из аустенитных сталей?

1) Кислородная;

2) Кислородно-флюсовая, плазменно-дуговая, угольным электродом;

3) Воздушно-дуговая.

85. До какой температуры должен быть нагрет металл, чтобы начался процесс газокислородной резки?

1) До температуры плавления металла;

2) До температуры воспламенения металла в кислороде;

3) До температуры плавления оксидов.

86. На чем основан процесс кислородной резки, без учета динамического воздействия струи факела?

1) Сжиганием нагретого до высокой температуры металла в кислороде;

2) Выплавлением металла в зоне реза;

3) Сжиганием нагретого до высокой температуры металла в воздушной среде.

87. Что происходит с металлом, подвергаемым кислородной резке?

1) Металл окисляется с поглощением тепла;

2) Металл окисляется без выделения и поглощения тепла;

3) Металл окисляется с выделением тепла.

88. Какие из указанных материалов наиболее легко могут быть подвергнуты кислородной резке?

1) Чугун;			2) Высоколегированная сталь;			3) Титан.

89. Возможно ли исправление несквозных дефектов в теплоустойчивых сталях без применения подогрева?

1) Нет;

2) Возможно, с применением электродов ЦЛ-25, ОЗЛ-6, обеспечивающих аустенитно-ферритную структуру металла шва;

3) Возможно, с применением высоконикелевых электродов ЦТ-36, АНЖР-3.

90. Что понимают под жаростойкостью металла?

1) Способность сохранять прочность при высоких температурах;

2) Способность сопротивляться науглероживанию при высоких температурах;

3) Способность сопротивляться окислению при высоких температурах.

91. Укажите наиболее правильное определение понятия свариваемости?

1) Технологическое свойство металлов или их сочетаний образовывать в процессе сварки соединения, обеспечивающие прочность и пластичность на уровне основных материалов;

2) Металлургическое свойство металлов, обеспечивающее возможность получения сварного соединения с общими границами зерен околошовной зоны и литого шва;

3) Технологическое свойство металлов или их сочетаний образовывать в процессе сварки соединения, отвечающие конструктивным и эксплуатационным требованиям к ним.

92. Какие существуют способы оценки свариваемости?

1) Металлургические и тепловые;		2) Технологические и машинные;

3) Способы экспресс-оценки и расчетные.

93. Как влияет неравномерность нагрева при сварке на величину деформации основного металла?

1) Увеличивает величину деформации;	2)Не влияет на величину деформации;

3) Уменьшает величину деформации.

94. Как влияет величина объема металла, наплавленного в разделку за один проход, на величину деформации сварных соединений?

1) Увеличивает деформацию с увеличением объема;

2) Уменьшает деформацию с увеличением объема;		3) Не влияет.

95. Как влияет подогрев изделий в процессе сварки на величину сварочных деформаций?

1) Увеличивает деформацию изделия;	2) Уменьшает деформацию изделия;

3) Не влияет.