МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет «Машиностроительные технологии и оборудование»

Кафедра «Машины и автоматизация сварочного производства»

Методические указания

к лабораторной работе

«Определение смачиваемости и растекаемости

паяемого металла жидким припоем»

по дисциплине

«Специальные методы сварки и пайки»

Ростов-на-Дону 
2019

Кафедра «Машины и оборудование сварочного производства»

Составил профессор, доктор технических наук А.А.Чуларис

Составил ассистент, аспирант В.Г. Винорадов

УКАЗАНИЯ

по порядку проведения лабораторных работ 
по дисциплине «Специальные методы сварки и пайки»

1. Занятия в лаборатории проводятся по расписанию с группой студентов.

2. Перед выполнением  работы студенты получают от преподавателя инструктаж по технике безопасности и расписываются в журнале.

3. Студент перед занятием самостоятельно изучает материалы, приведенные в лекциях и в методическом руководстве по выполняемой работе.

4. В начале занятий студент обязан получить допуск к выполнении работы.

5. Работа считается выполненной студентом после подписания в защиты отчета.

ИНСТРУКЦИЯ

по технике безопасности для лиц,  выполняющих работы 
по дисциплине «Специальные методы сварки и пайки

1.К работе на оборудовании студенты допускаются: с разрешения преподавателя или лаборанта после инструктажа по технике безопасности.

2. Запрещается включать рубильники на распределительных шкафах, пускатели без разрешения преподавателя или лаборанта.

3. Работы по пайке, сварке пластмасс и склеиванию следует проводить при включенной приточно-вытяжной вентиляции.

4. Все установки заземлять в соответствии с требованиями правил электробезопасности.

5. Работы по пайке проводить в защитной маске (из органического стекла) или в защитных очках светлых или темных (при пайке газовой горелкой), в спецодежде (перчатки, фартук, головной убор).

6. При эксплуатации газовых горелок, редукторов и баллонов строго
соблюдать «Правила техники безопасности и промышленной санитарии при производстве ацетилена и кислорода и при газопламенной обработке металлов».

7. Электронагреватель для сварки пластмасс и пайки следует эксплуатировать в соответствии с правилами электробезопасности.

8. При использовании паяльных флюсов, растворителей, обезжиривателей необходимо пользоваться перчатками, а работу выполнять под вытяжной вентиляцией.

9. Во избежание взрыва и разбрызгивания припоя и флюсов следует
избегать попадания воды в зону пайки.

10. После выполнения работы студент обязан сдать лаборанту рабочее место.

Лабораторная работа № I

«Определение смачиваемости и растекаемости 
паяемого металла жидким припоем»

1.Цель работы

1. Овладеть методиками оценки смачиваемости и растекаемости расплавленными припоями поверхности паяемых материалов в зависимости от различных факторов процесса.

2. Установить основные закономерности паяемости металлов при использовании различных припоев и флюсов.

2.Общие положения

2.1. Физико-химические процессы при пайке.

Пайка - это сложный металлургический процесс, при котором место соединения на изделии (или все изделие) нагревают до температуры, не ниже солидуса припоя. При этом припой плавится, смачивает паяемый металл, растекаясь,  заполняет зазор между соединяемыми поверхностями. После охлаждения припоя и его кристаллизации образуется паяное соединение.

В процессе пайки протекают физико-химические явления, которые определяют качество спая. Исследованиями советских ученых установлена стадийность процесса образования соединения: на первой стадии создается физический контакт, на второй - образование металлических связей и протекание растворно-диффузионных процессов.

При сближении нейтральных частиц с частицами твердого тела действуют дисперсионные связи с энергией в несколько ккал/моль, а при сближении заряженных частиц более сильные электростатические связи.

На первой стадии, при действии дисперсионной связи (или Ван-дер-Ваальсовой связи) или физической адсорбции для достижения равновесия затрачивается теплота адсорбции	 21кДж/моль (5 ккал/моль) (кривая 1 на рис. 21),  Обмен электронами при этом не происходят. Вместо него имеет место смещение электронов и возможное изменение их концентрации, а также индуктирующее взаимодействие на расстоянии.

Если частицы и твердое тело способны химически взаимодействовать между собой (что связано с обменом электронами), то дальнейшему их сближению отвечает кривая 2 (рис. 2.1).

Для перехода из первой стадии (физической адсорбции) во вторую (хемосорбцию) требуется затратить энергию активации. Для завершения этой стадии требуется период времени - период активации.

Рис. 2.1. Кривые потенциальной энергии для

Ван-дер-Ваальсовской (1) и активированной (2) адсорбции.

- теплота активированной адсорбции;

-  теплота  Ван-дер-Ваальсовской адсорбции.

Дисперсионная хемосорбция и электростатическая связь, возникающие без обмена атомами (ионами), объединяются под общим названием адгезионной связи. Таким образом, связь между приведенными в контакт материалами (твердыми, жидкими и твердыми), обусловленная только поверхностными силами,  называется адгезионной.

Связь с участием диффузионного обмена атомами называется когезионной связью. Наиболее легко когеиониая связь возникает при контакте жидких металлов с твердыми при смачивании и осуществляется межатомными связями: металлической,  ковалентной и ионной.

Наиболее прочное сцепление между паяемым металлом и жидким припоем, как правило, имеет место при когезионной связи. Пря адгезионной связи между припоем и паяемым металлом, образуется менее прочное сцепление.

При пайке паяемый металл нагревается ниже температуры автономного плавления, а соединение деталей осуществляется путем заполнения зазора между ними жидким припоем, поэтому смачивания припоем соединяемых материалов является непременным условием пайки. Только при смачивании паяемого металла обеспечивается растекание и затекание припоя в зазор, сопутствующая этому диффузия (массоперенос) между паяемыми материалами и припоем, сцепление соединяемых деталей при затвердевании шва. Таким образом, для пайки, в противоположность сварке плавлением и сварке в твердом состоянии, характерно создание физического и химического контакта и химической связи в результате смачивания паяемого материала жидким припоем.

Явление смачивания может иметь место только при условии, когда свободная энергия системы       уменьшается, то есть, когда величина свободной энергии системы отрицательна

где: - величина изменения свободной энергии системы;

- внутренняя энергия системы;

- энтропия системы;

Т - температура.

Величина        будет отрицательной, если   ΔST  по абсолютной величине больше      или, если     - величина отрицательная.

Установлено, что если силы притяжения между ионами твердого (паяемого) и жидкого (припоя) металлов больше, чем силы притяжения  между ионами жидкого металла, то в системе выделяется тепло. В этом случае величина , а следовательно и   будут отрицательными, произойдет смачивание. Если силы притяжения ионов в жидком металле больше сил притяжения между ионами жидкого и твердого металлов, то - величина положительная, а разность (ΔU−ΔS⋅T), в зависимости от взаимодействующих металлов, может быть как положительной, так и отрицательной.

Из термодинамического анализа известно, что   с ростом температуры энтропия системы возрастает. Это приводит к росту члена уравнения (1) ΔS⋅T  и может привести к смачиванию твердого металла жидким путем повышения температуры системы. Кроме термодинамических явление смачивания существенно зависит от физических факторов - поверхностного натяжения твердого   жидкого металлов    , а также от межфазного поверхностного натяжения на границе твердый металл - жидкий припой   .

Если поместить каплю жидкого металла на нагретую поверхность твердого, то в результате явления смачивания и растекания, капля займет определенную площадь на поверхности твердого металла. Растекание капли прекратится при наступлении равновесия в системе твердый металл - жидкий припой, рис. 2.2.

Рис.2.2 Условия равновесия жидкой капли припоя на поверхности твердого металла

Для условия равновесия:

σТ−Г−σТ−Ж−σЖ−Г⋅cosΘ=0, (2)

где    -  краевой угол смачивания (угол, образованный касательными к границам раздела фаз с вершиной в т. А)

Мерой смачивания твердого металла жидким припоем служит краевой угол смачивания  Θ или косинус краевого угла смачивания cos , величина которого определяется из уравнения (2)

cosΘ=σТ−Г−σТ−ЖσЖ−Г

Если cos  лежит в пределах  0< cos < 1  (90°< <0°), то имеет место смачивание твердого металла жидким припоем, и наоборот,  при условии -1 < cos <0 (900< <1800) - смачивания не происходит.

Смачивание твердого металла жидким предполагает возникновение металлической связи, сопровождающейся образованием твердых растворов или мeталлидных соединений. Для разъединения твердого и жидкого металлов при наличии смачивания необходимо затратить работу, равную сумме поверхностных натяжений жидкого, твердого  металлов за вычетом межфазного поверхностного натяжения   (см. рис. 2.2.). Эта работа называется работой адгезии WA.

С учетом (2) уравнение (4) перепишем в виде

Анализ этой зависимости показывает, что при определении из эксперимента величин и  можно оценить работу адгезии припоя к паяемому металлу. Чем больше работа адгезии WА, тем больше вероятность получения прочного паяного соединения.

Качество паяного шва при наличии смачивания твердого металла жидким   припоем зависит от способности припоя растекаться по паяемой поверхности.

Согласно законам термодинамики жидкий припой растекается по паяемой поверхности только при условии уменьшения свободной энергии системы >+ . Из этого условия следует, что растекание припоя тем лучше, чем меньше   и больше снижение межфазного поверхностного натяжения   . При =+растекание прекращается, а при <+происходит коагуляция припоя в виде капель сфероподобной формы и наблюдается явление обратного смачивания (оголение поверхности паяемого металла, ранее покрытой жидким припоем).

Рассмотренные процессы смачивания и растекания подчиняются законам, установленным Дюпре и Юнгом и предполагающими, что твердый и жидкий металлы не взаимодействуют между собой. При развитии растворно-диффузионных процессов все рассмотренные явления усложняются и в реальных условиях наблюдается отклонение от идеальности. Поэтому для получения сравнительных характеристик различных припоев при смачивании и растекании применяют стандартные методики, рассмотренные ниже.

2.2. Методика определения краевого угла при смачивании и растекании припоя по поверхности паяемого материала

Образец изготавливают из листа толщиной 2...4 мм. Размер образца 40x40 мм, поверхность образца подготавливается с требуемой чистотой, обезжиривается бензином или этиловым спиртом.

Припой объемом 64 мм3 в виде компактного куска нагревается раздельно от образца (подложки) в печи, позволяющей при заданной температуре вводить в контакт порцию жидкого припоя и горизонтальную поверхность образца и фиксировать процесс растекания одновременно киносъемкой и фотографированием контура капли.

Этот процесс может быть проведен в вакууме 10-3…10-5   мм рт.ст. или в обычной печи с применением флюса, дозированное количество которого помещают на образце перед нагревом, или в печах со специальной газовой атмосферой. На рис. 2.3. приведена схема установки для исследования кинетики растекания. Процесс смачивания и растекания капли фиксируют на кинопленке в течение 2...3 с непрерывно (скорость съемки 64 кадр/с) через промежутки времени, отсчитываемые по секундомеру. На универсальном измерительном микроскопе УИМ-21 на кадрах киноленты по контурам капли измеряют диаметр и краевой угол с двух сторон.

Краевой угол дополнительно может быть определен по размерам шарового сегмента:	Q=2arctghR, где  h -  высота капли растекающегося припоя, R- радиус капли.

По полученным данным может быть определена временная зависимость краевого угла смачивания и квадрата диаметра растекшейся капли.   При определении краевого угла смачивания в вакууме получаемые результаты могут быть искажены вследствие загрязненности поверхности паяемого материала окислами. В этом случае необходимо применение предварительной термовакуумной обработки образцов или достаточно длительная выдержка их перед введением в контакт с жидким припоем.

Рис. 2.3. Схема установки для исследования кинетики растекания

1 -печь сопротивления; 2 - измерительная ячейка; 3 - осветитель; 4 - длиннофокусный объектив; 5 - система трех зеркал; 6 - фотопластинка; 7 – кинокамера

2.3. Методика определения способности припоя к растеканию по паяемой поверхности

Образец изготавливают из листа толщиной 2...4 мм; размер образца 40x40 мм. Поверхность образца тщательно подготавливают под пайку путем обезжиривания спиртом, ацетоном, бензином "Калоша" или другими растворителями. С поверхности образца снимают слой окисла зачисткой наждачной шкуркой или травлением, механообработкой с учетом обеспечения требуемой чистоты поверхности.

Припой объемом 64 мм3 в виде куска или нескольких компактно расположенных кусков укладывается на пересечении диагоналей образца и покрывается мерной порцией флюса. Вблизи центральной части образца снизу, в предварительно подготовленном глухом отверстии крепится горячий спад термопары.

Собранный образец помещается в специальное приспособление, обеспечивающее загрузку его в печь, устанавливается строго горизонтально в предварительно нагретую печь на керамическую или металлическую пластину.

Режим нагрева и охлаждения образца в печи задается программой исследования, направленной на определение оптимальных условий смачивания и растекания припоя по его поверхности, а также отражающих условия нагрева и охлаждения изделия. После нагрева по выбранному режиму образец охлаждают, очищают от остатков флюса и измеряют площадь образца, занятую растекшимся припоем в миг.

По полученным данным строят зависимости "площадь растекшегося припоя - температура" при заданном времени, "площадь растекшегося припоя - время" при заданной температуре, "площадь растекшегося припоя - состав флюса (припоя)" при заданных Тп  и tn и др.

Эта методика может быть использована также при определении

растекания припоя в среде аргона, вакуума или в активных газовых средах.

3. Рабочее задание

3.1. Освоить методики испытаний припоев на смачиваемость и растекаемость при пайке.

3.2. Изучить влияние различных факторов на смачивание и растекание припоев по поверхности паяемого материала при пайке.

3.3. Дать заключение о паяемости различных материалов.

4. Оборудование, приборы и материалы,

необходимые для выполнения работы

4.1 Печи нагревательные МП-2У, СШОЛ,

4.2 Паяльники электрические

4.3 Горелки сварочные ГС-2 и ГС-3

4.4 Потенциометр автоматический ЭПП-09 для записи и регулировки термического цикла пайки

4.5. Милливольтметр пирометрический МПП-154
4.6. Термопары градуировок XА, ХК

4.7 Термокарандаш

4.8 Планиметр для измерения площадей

4.9 Припои

4.10 Флюсы

4.11 Образцы

4.12 Растворители

4.13 Шлифовальная шкурка

4.14 Набор инструментов.

4.15 Ветошь

5. Ход работы

5.1.Подготовить образцы, промаркировать и установить их в печь.

5.2 Провести эксперименты в соответствия с методикой.

5.3 После охлаждения отмыть образцы от остатков флюса.

5.4 Замерить площадь растекшегося припоя и краевые углы смачивания.

5.5 Результаты экспериментов свести в таблицу

5.6. Построить график зависимостей площади растекания-температура, площадь растекания - состав флюса (припоя).

6. Техника безопасности

6.1. При установке термопар и образцов предотвращай их контактирования  с нагревателем печи.

6.2. Наноси флюс на детали дозатором, предотвращающим попадание флюса на кожу рук, лица.

6.3. При пайке пользуйся защитными очками и  спецодеждой.

6.4. При пайке  с флюсами применяй местной отсос.

6.5. Для перемещения  нагретых  деталей пользуйся  рукавицами и

щипцами.

6.6. Предупреждай попадание растворителей и воды в нагреватель-

ные устройства.

6.7. Используй поддоны и подставки из негорючих материалов.

6.8. Не включай оборудование без предварительной проверке и раз-

решения преподавателя или лаборанта.

6.9. Выполняй правила обращения с электро- и газовыми приборами.

7.Вопросы для самопроверки

7.1 Какие стадии характерны для процесса образования соединения при пайке?

7.2 При образовании каких связей при пайке происходит обмен электронами?

7.3. Дайте определение краевому углу смачивания.
7.4. Как измеряется краевое угол смачивания?

7.5. От каких факторов зависит величина краевого угла смачивания?

7.6 Какие факторы влияют на растекаемость припоя по паяемой поверхности?

7.7 Как оценивают растекаемость припоев?

7.8 При каком условии прекращается растекание припоя по паяемой поверхности?

7.9 В чем сущность явления обратного смачивания?

8. Содержание отчета

8.1 Цель работы.

8.2 Рабочее задание.

8.3 Вычертить схему экспериментальной установки и дать ей краткое описание.

8.4 Привести таблицу результатов экспериментов.

8.5 Построить графики зависимостей «Площадь растекания (мм2) припоя от температуры»; "Площадь  растекания (мм2) припоя от состава флюса (припоя); при заданных значениях температуры и времени; "площадь растекания от времени (от основного материала) при заданных температуре, флюсе (среде) и припое,

8.6 Выводы по работе с теоретическим обоснованием.

9.Литература

9.1 Петрунин И.Е., Лоцманов С.Н., Николаев Г. А. Пайка металлов, "Металлургия'', М., 1973.

9.2 Методика испытаний на совместимость конструкционных и технологических материалов при пайке. ВНИИНМАШ, М., 1973, с. 17-31.

9.3. Румшинский  Л.В. Математическая обработка результатов эксперимента. М. Из-во «Наука», 1971.