Перечень опорных вопросов к экзамену и рубежному контролю

- Дайте понятие о штампуемости металла. Назовите методы опенки штампуемости.

- Какие существуют основные виды технологических испытаний листового метала.

- В чем заключается физико-химические исследования листового металла.

- Как устранить возможность появления линий течения при штамповке листовых заготовок.

- В чем заключается механизм деформирования при выполнении разделительных операций.

- Виды ножниц с поступательным движением ножей, область их применения.

- В чем заключается условие захвата при резке на дисковых ножницах.

- Как определить технологическое усилие при резке на ножницах с наклонным расположением ножей.

- Как определить рабочие (исполнительные) размеры пуансонов и матриц при вырубке.

- Как определяются рабочие размеры пуансонов и матриц при пробивке.

- Что следует понимать под оптимальным зазором между пуансоном и матрицей при вырубке-пробивке.

- Какие существуют способы уменьшения усилия вырубки пробивки.

- Как определить усилие съема и усилие проталкивания при вырубке и пробивке.

- Какие существуют виды раскроя листового материала, чем определяется эффективность раскроя.

- Какие существует способы чистовой вырубки-пробивки. В чем они заключаются.

- Какие существуют способы гибки листового и профильного металлопроката.

- Характер напряженного и деформированного состояния зоны пластической деформации при изгибе моментом узкой полосы на ребро.

- Характер напряженного и деформированного состояния зоны пластической деформации при изгибе моментом широкой полосы.

- Как определить изменение размеров поперечного сечения полосы, изогнутой на ребро.

- Как определить величину изгибающего момента, необходимого для изгиба заготовки.

- От каких факторов зависит величина минимального допустимого радиуса изгиба, как определяется его величина.

- Как определить усилие, необходимое для одноугловой гибки.

- Как определяется величина пружинения при одноугловой гибке на стадии линейного чистопластического изгиба.

- Как определяется длина заготовки, необходимая для получения изогнутой детали требуемых размеров.

- Как изготавливаются гнутые профили на профилегибочных машинах с поворотной траверсой. Привести эскизы переходов гибки.

- Как изготавливаются гнутые профили на роликовых профилировочных машинах. Нарисуйте переходы гибки.

- Способы гибки профилированных заготовок и сортового металлопроката.

- Сущность и способы изгиба с растяжением.

- Какие существуют способы вытяжки листовых заготовок.

- Характер напряженного состояния при вытяжке. Как распределяются напряжения по очагу пластической деформации.

- Как распределяются деформации по толщине фланца при вытяжке.

- Что такое предельно допустимый коэффициент вытяжки. Как определяется его величина. От каких факторов она зависит.

- Какую роль играет смазка при вытяжке.

- Как определяется усилие вытяжки при вытяжке без утонения стенки.

- Как определяется усилие прижима при вытяжке. Каким условиям оно должно удовлетворять.

- Как определяется количество переходов при вытяжке цилиндрических изделий без утонения стенки.

- Как определяется размеры полуфабрикатов при вытяжке цилиндрических изделий без утонения стенки.

- В чем заключается особенности вытяжки конических деталей, какие существуют приемы вытяжки этих деталей.

- Как определить радиус округления матрицы для первого перехода вытяжки.

- Как определить диаметр заготовки, необходимой для вытяжки ассиметричных деталей.

- В чем заключается особенность вытяжки изделий с широким фланцем.

- Схема распределения и характер действия сил трения, возникающих при вытяжке.

- По какому признаку различают изделия с широким и узким фланцем при вытяжке.

- Что представляет собой вытяжка в ленте. Указать область её применения, преимущества и недостатки.

- Каков характер напряженно-деформированного состояния очага деформацию при вытяжке коробчатых деталей.

- Как определяется форма и размеры заготовки при вытяжке низких коробчатых деталей.

- Как определяется форма и размеры заготовки при вытяжке высоких коробчатых деталей.

- Как определить усилие вытяжки и усилие прижима при вытяжке коробчатых деталей.

- Что представляет собой коэффициент вытяжки при вытяжке деталей коробчатой формы. Как определяется число переходов (или операций) при вытяжке деталей коробчатой формы.

- Что представляет собой перетяжные ребра в штампах для вытяжки. Назначение перетяжных ребер.

- Каков характер напряженно-деформированного состояния при вытяжке с утонением.

- 0пределение числа переходов и размеров полуфабрикатов при вытяжке с утонением.

- Как определяется усилие вытяжки при вытяжке с утонением.

- Что представляет собой комбинированная вытяжка.

- Как влияет на предельно допустимую степень деформации создание неоднородного температурного поля путем подогрева фланца вытягиваемой детали.

- Как влияет на предельно допустимую степень деформации создание неоднородного температурного поля путем охлаждения опасного сечения вытягиваемой детали.

- Как влияет на предельно допустимую степень деформации проталкивание фланца при вытяжке.

- В чем сущность пульсирующей вытяжки.

- Какие существуют способы оптимизации форм заготовок при вытяжке в целях экономики металла.

- В чем сущность процесса обтяжки. Чем отличается от вытяжки.

- Как определяется предельно-допустимый коэффициент отбортовки, от каких факторов зависит его величина.

- Как определяется  предельно-допустимый коэффициент раздачи, от каких факторов зависит его величина.

- Как определяется предельно-допустимый коэффициент обжима, от каких факторов зависит его величина.

- Что представляет собой формовка, как она выполняется.

- Перечислить способы штамповки, применяемые в мелкосерийном производстве.

- В чем заключаются преимущества и недостатки штамповки эластичной средой.

- Как осуществляется сборка штамповкой (привести примеры).

- В чем особенности вырубки и пробивки неметаллических материалов.

- Что понимают под технологичностью детали. Какая существует разница между предельно-возможной и экономически-целесообразной точностью размеров штампованных деталей.

- Какие факторы влияют на точность размеров штампованных деталей.

- В чем заключается проектирование процессов холодной листовой штамповки. Какие вопросы решаются в процессе проектирования.

- Какие исходные документы необходимы для проектирования технологического процесса.

- Что такое технически обоснованная форма времени при штамповке, как она определяется.

- По каким параметрам подбирается пресс для штамповки.

- Чем отличаются штампы последовательного действия от штампов смещенного действия.

- Какие штампы используются в мелкосерийном производстве.

- Из каких материалов изготавливаются пуансоны и матрицы штампов для вытяжки. В чем заключается их термическая обработка.

- 0т каких факторов зависит стойкость штампов.

- Какие детали штампов рассчитываются на прочность.

- Способы определения центра давления штампа.

Примерная тематика для выполнения курсового проекта:

Курсовое проектирование имеет целью углубление, обобщение и закрепление знаний, полученных студентами при изучении дисциплины «Технология и оборудование листовой штамповки», применения этих знаний к комплексному решению конкретных инженерных задач, решаемых при разработке укрупненного проекта кузнечно-штамповочной машины.

При выполнении курсового проекта студентам желательно использовать CAD/CAM/CAE - системы электронного моделирования объектов техники и компьютерного анализа полученных моделей.

Курсовой проект состоит из расчетно-пояснительной записки (объем 30...50 машинописных листов формата А4) и графической части (минимум 4 листа формата А1). В графической части обязательно должны быть разработаны следующие чертежи:

- общий вид штампа (1 или 2 листа формата А1);

- деталировка сопрягаемых деталей штампа (1 или 2 листа формата А1);

- общий вид средств механизации листовой штамповки;

Рекомендуются следующие основная обобщенная тема курсовых проектов:

- Разработка технологического процесса и проектирование оснастки для изготовления детали «(наименование детали)»;

В качестве исходной необходимо выбирать деталь для изготовления которой требуется минимум две операции листовой штамповки.

# Тест

контроля знаний по дисциплине «ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ»

| № вопроса | Вопрос | Эскиз | № ответа | Ответ |  | Раздел |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 1. | Что понимают под штампуемостью металла? |  | 1.1 | Это сравнительная обобщенная характеристика возможности пластической обработки металла до требуемой степени деформации |  |  |  |
|  |  |  | 1.2 | Это понятие собирательное, определяемое системой «металл – конструкция детали – технология штамповки – штамп – оборудование» |  |  |  |
|  |  |  | 1.3 | Это допустимое формоизменение, зависящее от условий штамповки |  |  |  |
|  |  |  | 1.4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |
| 2. | Основные виды листовой стали, применяемые в листовой штамповке корпуса автомобиля? |  | 2.1 | Углеродистая легированная |  |  |  |
|  |  |  | 2.2 | Прокат тонколистовой холоднокатаный из малоуглеродистой качественной стали |  |  |  |
|  |  |  | 2.3 | Низколегированные холоднокатаные стали повышенной прочности |  |  |  |
|  |  |  | 2.4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |
| 3. | Какие виды сталей относят к прокату специального назначения? |  | 3.1 | Стали холоднокатаные двухфазные с ферритно-мортенситной структурой (ДФМС) |  |  |  |
|  |  |  | 3.2 | Прокат из низкоуглеродистой отожженной и протравленной стали |  |  |  |
|  |  |  | 3.3 | Из тонкой отожженной углеродистой стали, двухслойный прокат |  |  |  |
|  |  |  | 3.4 | Легированные стали хромистые и хромоникелевые коррозионно-стойкие |  |  |  |
|  |  |  | 3.5 |  |  |  |  |
| 4. | Содержание углерода в углеродистой холоднокатаной качественной стали марок 08 кп, 08 Фкп, 08 Ю |  | 4.1 | Не превышает 0,8% |  |  |  |
|  |  |  | 4.2 | Содержит 1% |  |  |  |
|  |  |  | 4.3 | Превышает 0,8% |  |  |  |
|  |  |  | 4.4 | Не превышает 0,08% |  |  |  |
|  |  |  | 4.5 |  |  |  |  |
| 5. | По степени способности к вытяжке стали 08 Фкп, 08 Ю подразделяется |  | 5.1 | На две категории: Г – глубокую, Н – нормальную |  |  |  |
|  |  |  | 5.2 | На три класса: 1, 2, 3 |  |  |  |
|  |  |  | 5.3 | На три категории: ВГ – весьма глубокая вытяжка, СВ – сложная вытяжка, ОСВ – особо сложная вытяжка |  |  |  |
|  |  |  | 5.4 | На четыре группы: ОМ, М, ПМ, ПГ |  |  |  |
|  |  |  | 5.5 |  |  |  |  |
| 6. | Сталь марки 30ХГСА относится |  | 6.1 | К углеродистым качественным |  |  |  |
|  |  |  | 6.2 | К коррозионно-стойкой |  |  |  |
|  |  |  | 6.3 | К легированной конструкционной |  |  |  |
|  |  |  | 6.4 | К жаропрочным сталям |  |  |  |
|  |  |  | 6.5 |  |  |  |  |
| 7. | Что представляет собой коэффициент нормальной анизотропии |  | 7.1 | Отношение отн. деф. при осадке к длине образца |  |  |  |
|  |  |  | 7.2 | Отношение лог. деф. по высоте к лог. деф. по ширине образца |  |  |  |
|  |  |  | 7.3 | Произведение лог. деф. по ширине на лог. деф. по толщине образца |  |  |  |
|  |  |  | 7.4 | Отношение лог. деф. по ширине к лог. деф. по толщине образца |  |  |  |
|  |  |  | 7.5 |  |  |  |  |
| 8. | В чем заключается испытание металла по методу Эриксена |  | 8.1 | В вытяжке цилиндрического колпачка |  |  |  |
|  |  |  | 8.2 | В вытяжке конического колпачка |  |  |  |
|  |  |  | 8.3 | В формовке сферического купола |  |  |  |
|  |  |  | 8.4 | В растяжении поля, вырезанного поперек волокон |  |  |  |
|  |  |  | 8.5 |  |  |  |  |
| 9. | Можно ли использовать метод Эриксена для оценки штампуемости при вытяжке кастрюли |  | 9.1 | Да |  |  |  |
|  |  |  | 9.2 | Нет |  |  |  |
|  |  |  | 9.3 | Только этот метод применим |  |  |  |
|  |  |  | 9.4 | Можно, но с оговорками |  |  |  |
|  |  |  | 9.5 |  |  |  |  |
| 10. | Исполнительные размеры рабочего отверстия матрицы для вырубки должны быть |  | 10.1 | Наибольшими предельными |  |  |  |
|  |  |  | 10.2 | Наименьшими предельными |  |  |  |
|  |  |  | 10.3 | Увеличены на величину допуска детали |  |  |  |
|  |  |  | 10.4 | Постоянными |  |  |  |
|  |  |  | 10.5 |  |  |  |  |
| 11. | Изнашивание пуансона при пробивке приводит |  | 11.1 | К увеличению диаметра отверстия |  |  |  |
|  |  |  | 11.2 | К уменьшению диаметра отверстия |  |  |  |
|  |  |  | 11.3 | Не влияет на размер отверстия |  |  |  |
|  |  |  | 11.4 | К уменьшению упругой деформации |  |  |  |
|  |  |  | 11.5 |  |  |  |  |
| 12. | Если изнашивание рабочих деталей штампа не влечет за собой изменение размера штампуемого элемента, то в качестве основной детали при расчете исполнительных размеров рабочих деталей принимают |  | 12.1 | Только матрицу |  |  |  |
|  |  |  | 12.2 | Только пуансон |  |  |  |
|  |  |  | 12.3 | Пуансон и матрицу |  |  |  |
|  |  |  | 12.4 | Рабочий инструмент с учетом размеров детали |  |  |  |
|  |  |  | 12.5 |  |  |  |  |
| 13. | Что понимают под деформационным старением |  | 13.1 | Деформационное старение представляет собой физические следы холодной прокатки |  |  |  |
|  |  |  | 13.2 | Деформационное старение заключается в снижении характеристик пластичности и повышении характеристик прочности |  |  |  |
|  |  |  | 13.3 | Деформационное старение заключается в увеличении характеристик практичности (относительного удлинения) и снижении характеристик прочности В, Т, HRC. |  |  |  |
|  |  |  | 13.4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.5 |  |  |  |  |
| 14. | От чего зависит склонность металла к деформационному старению |  | 14.1 | Зависит от содержания марганца |  |  |  |
|  |  |  | 14.2 | Зависит от содержания в стали свободного азота и отчасти углерода в твердом растворе феррита |  |  |  |
|  |  |  | 14.3 | Зависит от содержания в стали углерода |  |  |  |
|  |  |  | 14.4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 14.5 |  |  |  |  |
| 15. | Что представляют собой полосы скольжения при штамповке листового металла |  | 15.1 | Представляют собой физические следы локальной практической деформации |  |  |  |
|  |  |  | 15.2 | Представляют собой царапины |  |  |  |
|  |  |  | 15.3 | Представляют собой утонение металла после пластической деформации |  |  |  |
|  |  |  | 15.4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.5 |  |  |  |  |
| 16. | Что понимают под названием «драпировка» |  | 16.1 | Холодная прокатка со степенью обжатия от 15% до 20% |  |  |  |
|  |  |  | 16.2 | Обжатие листовой стали со степенью деформации 15  20% |  |  |  |
|  |  |  | 16.3 | Холодная прокатка в холодном состоянии на специальном станке со степенью обжатия (в зависимости от толщины) 0,8  1,2% |  |  |  |
|  |  |  | 16.4 | Изгиб металла с частотой 50 изгибов в минуту |  |  |  |
|  |  |  | 16.5 |  |  |  |  |
| 17. | Что понимают под коррозионным растрикиванием |  | 17.1 | Хрупкое самопроизвольное растрикивание металлических изделий, возникающих под влиянием остаточных микро-напряжений 1 ряда, влаги, паров аммиака в воздухе |  |  |  |
|  |  |  | 17.2 | Снижение сопротивления металла коррозии под влиянием влаги |  |  |  |
|  |  |  | 17.3 | Снижение сопротивления металла под влиянием большой пластической деформации |  |  |  |
|  |  |  | 17.4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 17.5 |  |  |  |  |
| 18. | Чем характеризуется полосчатость микроструктуры |  | 18.1 | Содержанием включений структурно-свободного цементита в стали |  |  |  |
|  |  |  | 18.2 | Определенной ориентировкой вытянутых в результате пластической деформации зерен феррита |  |  |  |
|  |  |  | 18.3 | Определенной ориентировкой зерен цементита Fe3 в результате пластической деформации |  |  |  |
|  |  |  | 18.4 | Характеризуется содержанием ??? 0,2  0,1% |  |  |  |
|  |  |  | 18.5 |  |  |  |  |
| 19. | Коэффициент нормальной анизотропии R* определяют |  | 19.1 | По результатам испытаний на растяжение R = 1 / S |  |  |  |
|  |  |  | 19.2 | По результатам испытаний на сжатие R = 1 - r / 1 |  |  |  |
|  |  |  | 19.3 | По результатам испытаний на разрыв R = ℓО - ℓ1 / ℓО |  |  |  |
|  |  |  | 19.4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 19.5 |  |  |  |  |
| 20. | Технологические испытания (пробы) применяются |  | 20.1 | Для определения условного напряжения срезу |  |  |  |
|  |  |  | 20.2 | Для определения предельной степени деформации металла в условиях, моделирующих различные операции холодной штамповки |  |  |  |
|  |  |  | 20.3 | Для определения условий течения металла при вытяжке |  |  |  |
|  |  |  | 20.4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 20.5 |  |  |  |  |
| 21. | Для оценки штампуемости используют диаграммы предельных деформаций, которые устанавливают |  | 21.1 | Значение между компонентами деформаций 1 и 2 |  |  |  |
|  |  |  | 21.2 | Связь между компонентами деформации 1 и 2 в момент потери устойчивости |  |  |  |
|  |  |  | 21.3 | Зону положительных значений 2 в плоскости листа |  |  |  |
|  |  |  | 21.4 | Границы предельных деформаций, действующие в плоскости листа |  |  |  |
|  |  |  | 21.5 |  |  |  |  |
| 22. | Вырубка – это |  | 22.1 | Разделение металла (заготовки) на части по незамкнутому контуру путем сдвига |  |  |  |
|  |  |  | 22.2 | Полное отделение заготовки или изделия от исходной заготовки по замкнутому контуру путем сдвига |  |  |  |
|  |  |  | 22.3 | Образование отверстия путем сдвига с удалением отдельной части металла в отход |  |  |  |
|  |  |  | 22.4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 22.5 |  |  |  |  |
| 23. | Оптимальный зазор при вырубке, отрезке определяется: |  | 23.1 | Когда скалывающие трещины, идущие от рабочих кромок инструмента расположены навстречу друг другу |  |  |  |
|  |  |  | 23.2 | Когда блестящий поясок распространяется на всю толщину разрезаемого металла |  |  |  |
|  |  |  | 23.3 | Когда скалывающие трещины, идущие от рабочих кромок ножей проходят параллельно друг другу |  |  |  |
|  |  |  | 23.4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 23.5 |  |  |  |  |
| 24. | Особенность настройки вибрационных ножниц заключается |  | 24.1 | В том, что перекрытия ножей отсутствует, и зазор между ножами больше оптимального |  |  |  |
|  |  |  | 24.2 | В том, что перекрытия ножей отсутствует, и зазор между ножами меньше оптимального |  |  |  |
|  |  |  | 24.3 | В том, что перекрытие ножей составляет 0,2  0,25% толщины металла |  |  |  |
|  |  |  | 24.4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 24.5 |  |  |  |  |
| 25. | Особенность настройки дисковых ножниц с наклонно расположенными ножами заключается |  | 25.1 | В том, что перекрытие ножей составляет 0,25S |  |  |  |
|  |  |  | 25.2 | В том, что перекрытия ножей отсутствует, и зазор между ножами больше оптимального Z = (0,2  0,25)S |  |  |  |
|  |  |  | 25.3 | В том, что перекрытие ножей отсутствует, расстояние между кромками ножей по вертикали 0,25S, а зазор больше оптимального Z = (0,2  0,25)S |  |  |  |
|  |  |  | 25.4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 25.5 |  |  |  |  |
| 26. | При вырубке, пробивке в конечной стадии очаг пластической деформации охватывает |  | 26.1 | Всю толщину листа |  |  |  |
|  |  |  | 26.2 | Частично под верхним ножом и частично над нижним |  |  |  |
|  |  |  | 26.3 | 1/3 толщины листа |  |  |  |
|  |  |  | 26.4 | 2/3 толщины листа |  |  |  |
|  |  |  | 26.5 |  |  |  |  |
| 27. | Напряженно-деформированное состояние при вырубке, пробивке |  | 27.1 | Объемное |  |  |  |
|  |  |  | 27.2 | Плоское |  |  |  |
|  |  |  | 27.3 | Напряженное объемное |  |  |  |
|  |  |  | 27.4 | Напряженное плоское |  |  |  |
|  |  |  | 27.5 |  |  |  |  |
| 28. | Размеры изделия, получаемого вырубкой, определяются размерами рабочего отверстия |  | 28.1 | Пуансона |  |  |  |
|  |  |  | 28.2 | Матрицы |  |  |  |
|  |  |  | 28.3 | Матрицы и пуансона |  |  |  |
|  |  |  | 28.4 | Изделия |  |  |  |
|  |  |  | 28.5 |  |  |  |  |
| 29. | Усилие вырубки, пробивки зависит |  | 29.1 | Только от сопротивления срезу СР материала |  |  |  |
|  |  |  | 29.2 | От СР, состояния рабочих кромок инструмента, толщины материала |  |  |  |
|  |  |  | 29.3 | От всего что сказано + длина контура L, зазора, скорости внедрения |  |  |  |
|  |  |  | 29.4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 29.5 |  |  |  |  |
| 30. | Способ уменьшения деформирующего усилия при вырубке |  | 30.1 | Скошенные кромки пуансона |  |  |  |
|  |  |  | 30.2 | Скошенные кромки матрицы |  |  |  |
|  |  |  | 30.3 | Скошенные кромки пуансона и матрицы |  |  |  |
|  |  |  | 30.4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30.5 |  |  |  |  |
| 31. | Особенность процесса листовой предварительной вырубки со сжатием заготовки состоит |  | 31.1 | В создании в очаге деформации плоского напряженного состояния и уменьшении зазора |  |  |  |
|  |  |  | 31.2 | В увеличении усилия прижима и уменьшении зазора |  |  |  |
|  |  |  | 31.3 | В создании в очаге деформации схемы объемного напряженного состояния, увеличении компонент шарового тензора напряжений и уменьшении зазора |  |  |  |
|  |  |  | 31.4 | Весьма малого зазора между пуансоном и матрицей и уменьшения компонент шарового тензора напряжений |  |  |  |
|  |  |  | 31.5 |  |  |  |  |
| 32. | Что понимают под понятием «раскрой листового материала» |  | 32.1 | Размещение заготовок с последующим разрезом листового и сортового проката на полосы и ленты и отдельные заготовки |  |  |  |
|  |  |  | 32.2 | Это отыскание наиболее эффективного размещения заготовок в листе (полосе, ленте) относительно друг друга |  |  |  |
|  |  |  | 32.3 | Это отношение площади всех деталей (или заготовок) штампуемых из листа к площади листа |  |  |  |
|  |  |  | 32.4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 32.5 |  |  |  |  |
| 33. | Что понимают под коэффициентом использования металла |  | 33.1 | Отношение площади, ограниченной внешним контуром детали к площади листа |  |  |  |
|  |  |  | 33.2 | Отношение площади листа к площади всех деталей, штампуемых из листа |  |  |  |
|  |  |  | 33.3 | Отношение массы детали к норме расхода металла на ее изготовление |  |  |  |
|  |  |  | 33.4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 33.5 |  |  |  |  |
| 34. | При штамповке деталей простой формы применяется |  | 34.1 | Встречный раскрой |  |  |  |
|  |  |  | 34.2 | Наклонный раскрой |  |  |  |
|  |  |  | 34.3 | Прямой раскрой |  |  |  |
|  |  |  | 34.4 | Комбинированный раскрой |  |  |  |
|  |  |  | 34.5 | Косой раскрой |  |  |  |
| 35. | При штамповке мелких и весьма узких деталей из мерной полосы или ленты применяют |  | 35.1 | Комбинированный раскрой |  |  |  |
|  |  |  | 35.2 | Встречный раскрой |  |  |  |
|  |  |  | 35.3 | С вырезкой перемычек |  |  |  |
|  |  |  | 35.4 | Многорядный |  |  |  |
|  |  |  | 35.5 | Прямой |  |  |  |
| 36. | Напряженно-деформированное состояние зоны пластической деформации при изгибе моментом широкой полосы |  | 36.1 | Плоское |  |  |  |
|  |  |  | 36.2 | Ассиметричное |  |  |  |
|  |  |  | 36.3 | Объемное |  |  |  |
|  |  |  | 36.4 | Линейное |  |  |  |
|  |  |  | 36.5 | Сжато-растянутое |  |  |  |
| 37. | Напряженно-деформированное состояние зоны пластической деформации при изгибе моментом узкой полосы |  | 37.1 | Линейное |  |  |  |
|  |  |  | 37.2 | Сжато-растянутое |  |  |  |
|  |  |  | 37.3 | Упругое |  |  |  |
|  |  |  | 37.4 | Упруго-пластическое |  |  |  |
|  |  |  | 37.5 | Плоское |  |  |  |
| 38. | Длину заготовки криволинейных участков при изгибе определяют |  | 38.1 | По внутреннему контуру |  |  |  |
|  |  |  | 38.2 | По нейтральной поверхности напряжений |  |  |  |
|  |  |  | 38.3 | По длине наружных растянутых волокон |  |  |  |
|  |  |  | 38.4 | По длине нейтральной поверхности деформации |  |  |  |
|  |  |  | 38.5 | По радиусу нейтральной поверхности |  |  |  |
| 39. | При уменьшении радиуса изгиба заготовки положение нейтральной поверхности деформации смещается |  | 39.1 | В сторону зоны растяжения |  |  |  |
|  |  |  | 39.2 | В сторону сжатых волокон |  |  |  |
|  |  |  | 39.3 | Не смещается |  |  |  |
|  |  |  | 39.4 | В сторону зоны напряжений |  |  |  |
|  |  |  | 39.5 | В сторону удлинения |  |  |  |
| 40. | Чем определяется минимально допустимая величина внутреннего радиуса изгиба |  | 40.1 | Допустимая степень деформации периферийного слоя в зоне сжатия не превышает предел текучести |  |  |  |
|  |  |  | 40.2 | Допустимая степень деформации периферийного слоя в зоне растяжения не превышает относительную равномерную деформацию при растяжении |  |  |  |
|  |  |  | 40.3 | Степенью пластичности металла |  |  |  |
|  |  |  | 40.4 | Уровнем анизотропии механических свойств |  |  |  |
|  |  |  | 40.5 | Когда растягивающие напряжения, действующие вдоль волокон 1,5  2Р больше напряжений действующих поперек волокон |  |  |  |
| 41. | Длина заготовки при изгибе определяется |  | 41.1 | Суммой длин криволинейных участков |  |  |  |
|  |  |  | 41.2 | Суммой длин прямолинейных и криволинейных участков по нейтральной поверхности деформации |  |  |  |
|  |  |  | 41.3 | Суммой длин прямолинейных участков |  |  |  |
|  |  |  | 41.4 | Суммой длин нейтрального слоя криволинейных участков |  |  |  |
|  |  |  | 41.5 |  |  |  |  |
| 42. | Радиус кривизны нейтральной поверхности деформаций определяется |  | 42.1 | Н = rH + хS |  |  |  |
|  |  |  | 42.2 | Н = rB - хS |  |  |  |
|  |  |  | 42.3 | Н = rB + хS |  |  |  |
|  |  |  | 42.4 | Н = хS |  |  |  |
|  |  |  | 42.5 |  |  |  |  |
| 43. | Изгибающий момент на стадии упруго-пластического изгиба определяется |  | 43.1 | Моментом на стадии упруго-пластческой деформации |  |  |  |
|  |  |  | 43.2 | Суммой моментов, действующих в упругой и пластической зонах |  |  |  |
|  |  |  | 43.3 | Суммой моментов, создаваемых в зонах растяжения и сжатия |  |  |  |
|  |  |  | 43.4 | Суммой моментов на нейтральной поверхности деформаций |  |  |  |
|  |  |  | 43.5 |  |  |  |  |
| 44. | Деформирующее усилие на первой стадии гибки определяется |  | 44.1 | РГ=2Q sin α |  |  |  |
|  |  |  | 44.2 | PГ=b⋅S24e⋅σ S |  |  |  |
|  |  |  | 44.3 | PГ=σ S S2 bsin α/2+μ cos α/2L−2r1+r2 cos α/2 |  |  |  |
|  |  |  | 44.4 | PГ=q⋅FK+μ cos α/2⋅Q |  |  |  |
|  |  |  | 44.5 |  |  |  |  |
| 45. | Деформирующее усилие при двухугловой гибке определяется |  | 45.1 | РГ=σ S b S2⋅sin α/2+μ cos α/2 |  |  |  |
|  |  |  | 45.2 | РГ=σ S b S22⋅sin α/2+μ cos α/2rM+rH+Z⋅sin α/2 |  |  |  |
|  |  |  | 45.3 | PГ=σ S b S2/2 rM+Z+rH⋅Q |  |  |  |
|  |  |  | 45.4 | РГ=1,25÷1,4 Р |  |  |  |
|  |  |  | 45.5 |  |  |  |  |
| 46. | Углом применения при гибке называют |  | 46.1 | Разность между требуемым углом гибки и размером инструмента |  |  |  |
|  |  |  | 46.2 | Разность между полученным углом гибки детали и рабочим углом пуансона |  |  |  |
|  |  |  | 46.3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 46.4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 46.5 |  |  |  |  |
| 47. | Как влияет изменение относительного радиуса изгиба на величину угла пружинения |  | 47.1 | С увеличением rH/S угол пружинения увеличивается |  |  |  |
|  |  |  | 47.2 | С уменьшением rH/S угол пружинения уменьшается |  |  |  |
|  |  |  | 47.3 | С увеличением rH/S угол пружинения не изменяется |  |  |  |
|  |  |  | 47.4 | С увеличением rH/S пружинение уменьшается |  |  |  |
|  |  |  | 47.5 |  |  |  |  |
| 48. | Минимально допустимый радиус изгиба определяют из выражения |  | 48.1 | rSmin=1−2ψ2ψ |  |  |  |
|  |  |  | 48.2 | rSmin≥1−2ψ2ψ |  |  |  |
|  |  |  | 48.3 | rSmin≤1−2ψ2ψ |  |  |  |
|  |  |  | 48.4 | rSmin≥εO 1−2ψ |  |  |  |
|  |  |  | 48.5 |  |  |  |  |
| 49. | При гибке с растяжением к заготовке прикладывают продольные внешние силы, которые |  | 49.1 | Увеличивают изгибающий момент |  |  |  |
|  |  |  | 49.2 | Уменьшают изгибающий момент |  |  |  |
|  |  |  | 49.3 | Не изменяют изгибающий момент |  |  |  |
|  |  |  | 49.4 | Увеличивают упругие деформации |  |  |  |
|  |  |  | 49.5 |  |  |  |  |
| 50. | Вытяжка без прижима регламентируется двумя факторами |  | 50.1 | Складкообразованием во фланце и разрывом во фланце |  |  |  |
|  |  |  | 50.2 | Складкообразованием во фланце и разрывом в зоне сопряжения дна и стенки |  |  |  |
|  |  |  | 50.3 | Складкообразованием во фланце и разрывом в зоне сопряжения фланца и стенки |  |  |  |
|  |  |  | 50.4 | Разрывом во фланце и у дна стакана |  |  |  |
|  |  |  | 50.5 |  |  |  |  |
| 51. | Возможность вытяжки без прижима определяется выражением |  | 51.1 | D3−d1≤18−22 S |  |  |  |
|  |  |  | 51.2 | D3−d1≤18−22 S |  |  |  |
|  |  |  | 51.3 | D3−d118÷22 S |  |  |  |
|  |  |  | 51.4 | 100 Sdn−1=1,25 |  |  |  |
|  |  |  | 51.5 |  |  |  |  |
| 52. | Возможность вытяжки без прижима на последующих операциях определяется из выражения |  | 52.1 | D3−d1≻22 S |  |  |  |
|  |  |  | 52.2 | D3−d1≺22 S |  |  |  |
|  |  |  | 52.3 | 100 Sdn−1≻1,5 |  |  |  |
|  |  |  | 52.4 | 100 Sdn−1=1,25 |  |  |  |
|  |  |  | 52.5 |  |  |  |  |
| 53. | При вытяжке без прижима напряженное состояние в очаге деформации |  | 53.1 | Объемное |  |  |  |
|  |  |  | 53.2 | Плоское |  |  |  |
|  |  |  | 53.3 | Линейное |  |  |  |
|  |  |  | 53.4 | Ассиметричное |  |  |  |
|  |  |  | 53.5 |  |  |  |  |
| 54. | Очаг пластической деформации при вытяжке без прижима находится |  | 54.1 | На изгибе заготовки |  |  |  |
|  |  |  | 54.2 | В донной части |  |  |  |
|  |  |  | 54.3 | Во фланце |  |  |  |
|  |  |  | 54.4 | В цилиндрической части заготовки |  |  |  |
|  |  |  | 54.5 |  |  |  |  |
| 55. | При вытяжке без прижима во фланце действуют напряжения Р и Q |  | 55.1 | Р – сжимающие Q – растягивающие |  |  |  |
|  |  |  | 55.2 | Р – растягивающие Q – растягивающие |  |  |  |
|  |  |  | 55.3 | Р – растягивающие Q – сжимающие |  |  |  |
|  |  |  | 55.4 | Р – сжимающие Q – сжимающие |  |  |  |
|  |  |  | 55.5 |  |  |  |  |
| 56. | Радиальные напряжения, растяжения, действующие во фланце в функции радиуса можно определить из выражения |  | 56.1 | σ Р=−σ S 1+ℓn RP |  |  |  |
|  |  |  | 56.2 | σ Р=σ S 1−ℓn RP |  |  |  |
|  |  |  | 56.3 | σ Р=σ S⋅ℓnRP |  |  |  |
|  |  |  | 56.4 | σ Р=−σ S 1−ℓn RP |  |  |  |
|  |  |  | 56.5 |  |  |  |  |
| 57. | Напряжения сжатия Q при вытяжке можно определить из выражения |  | 57.1 | σ Q=σ S ℓn RP−1 |  |  |  |
|  |  |  | 57.2 | σ Q=−σ S 1−ℓn RP |  |  |  |
|  |  |  | 57.3 | σ Q=σ S ⋅ℓn RP |  |  |  |
|  |  |  | 57.4 | σ Q=−σ S 1+ℓn RP |  |  |  |
|  |  |  | 57.5 |  |  |  |  |
| 58. | При вытяжке с прижимом заготовки опасное сечение находится |  | 58.1 | Во фланце |  |  |  |
|  |  |  | 58.2 | В цилиндрической части |  |  |  |
|  |  |  | 58.3 | В участке сопряжения цилиндра с углом |  |  |  |
|  |  |  | 58.4 | В участке сопряжения фланца и цилиндра |  |  |  |
|  |  |  | 58.5 |  |  |  |  |
| 59. | Размеры заготовки для вытяжки стакана без утонения стенок определяются |  | 59.1 | Из условия постоянства объема |  |  |  |
|  |  |  | 59.2 | Из условия постоянства поверхности |  |  |  |
|  |  |  | 59.3 | Из условия равенства длин |  |  |  |
|  |  |  | 59.4 | Из условия неразрывности |  |  |  |
|  |  |  | 59.5 |  |  |  |  |
| 60. | Коэффициент вытяжки определяется |  | 60.1 | Отношение предыдущего диаметра вытяжки к последующему |  |  |  |
|  |  |  | 60.2 | Отношение последующего диаметра к предыдущему |  |  |  |
|  |  |  | 60.3 | Отношение диаметра заготовок к диаметру первой ступени |  |  |  |
|  |  |  | 60.4 | Отношение периметров вытяжки |  |  |  |
|  |  |  | 60.5 |  |  |  |  |
| 61. | Степень деформации при вытяжке определяется |  | 61.1 | ψ=dndn−1 |  |  |  |
|  |  |  | 61.2 | ψ=1−dndn−1 |  |  |  |
|  |  |  | 61.3 | ψ=dn2dn−12+1 |  |  |  |
|  |  |  | 61.4 | ψ=1+dn-1dn |  |  |  |
|  |  |  | 61.5 |  |  |  |  |
| 62. | Высота полуфабриката после первой операции вытяжки определяется из условия |  | 62.1 | Равенства периметров заготовки и детали |  |  |  |
|  |  |  | 62.2 | Равенства высот до деформации и после |  |  |  |
|  |  |  | 62.3 | Равенства площадей заготовки и детали |  |  |  |
|  |  |  | 62.4 | Равенства усилий по операциям |  |  |  |
|  |  |  | 62.5 |  |  |  |  |
| 63. | Вытяжка в ленте может осуществляться при условии |  | 63.1 | hB/dBH≻1 DФ/dBH≺1,2 |  |  |  |
|  |  |  | 63.2 | hB/dBH≺1 DФ/dBH≻1,2 |  |  |  |
|  |  |  | 63.3 | hB/dBH=1 DФ/dBH=1,2 |  |  |  |
|  |  |  | 63.4 | hB/dBH≻1 DФ/dBH≻1,2 |  |  |  |
|  |  |  | 63.5 |  |  |  |  |
| 64. | Вытяжку конических деталей с фланцем ведут при условии |  | 64.1 | 100 S/D3≻1,2 |  |  |  |
|  |  |  | 64.2 | 0,8≺100 S/D3≺1,2 при HP/dCP≻0,65 |  |  |  |
|  |  |  | 64.3 | 0,8≺100 S/D3≺1,2 при HP/dCP≺0,65 |  |  |  |
|  |  |  | 64.4 | 100 S/D3≺0,8 |  |  |  |
|  |  |  | 64.5 |  |  |  |  |
| 65. | При многопереходной вытяжке общий коэффициент вытяжки определяется |  | 65.1 | Суммированием по переходам вытяжки |  |  |  |
|  |  |  | 65.2 | Отношением диаметра заготовки к диаметру последней ступени |  |  |  |
|  |  |  | 65.3 | Произведением по переходам вытяжки |  |  |  |
|  |  |  | 65.4 | Отношением площадей полуфабрикатов последнего к предыдущему |  |  |  |
|  |  |  | 65.5 |  |  |  |  |
| 66. | Исполнительные размеры инструмента при вытяжке на конечных операциях устанавливают |  | 66.1 | В соответствии с расчетными размерами детали |  |  |  |
|  |  |  | 66.2 | С учетом допусков на деталь |  |  |  |
|  |  |  | 66.3 | С учетом припусков на изготовление инструмента |  |  |  |
|  |  |  | 66.4 | С учетом пружинения |  |  |  |
|  |  |  | 66.5 |  |  |  |  |
| 67. | Чему равен размер матрицы для вытяжки, если допуск на размер  задан по наружному диаметру |  | 67.1 | LM=ℓ+0,5Δ−2ZBT+δ M |  |  |  |
|  |  |  | 67.2 | LM=ℓ+0,5Δ+2ZBT+δ M |  |  |  |
|  |  |  | 67.3 | LM=L−Δ+δ M |  |  |  |
|  |  |  | 67.4 | LM=L−Δ−2ZBT−δ M |  |  |  |
|  |  |  | 67.5 |  |  |  |  |
| 68. | Чему равен исполнительный размер пуансона, если допуск на размер изделия  задан по его внутреннему размеру |  | 68.1 | LП=ℓ+0,5Δ−δ П |  |  |  |
|  |  |  | 68.2 | LП=ℓ+0,5Δ+2ZBT−δ П |  |  |  |
|  |  |  | 68.3 | LП=ℓ−Δ−2ZBT−δ П |  |  |  |
|  |  |  | 68.4 | LП=ℓ−0,5Δ−δ П |  |  |  |
| 69. | При вытяжке коробчатых деталей очаг пластической деформации находится |  | 69.1 | На изгибе боковых стенок |  |  |  |
|  |  |  | 69.2 | На изгибе дна и боковой стенке |  |  |  |
|  |  |  | 69.3 | В угловых участках фланца |  |  |  |
|  |  |  | 69.4 | В зоне сопряжения боковой стенки и дна |  |  |  |
|  |  |  | 69.5 |  |  |  |  |
| 70. | Форма заготовок для деталей коробчатой формы зависит |  | 70.1 | От относительной высоты Н/В |  |  |  |
|  |  |  | 70.2 | От относительной ширины В/А |  |  |  |
|  |  |  | 70.3 | От относительного радиуса скругления угловых участков коробки rу/В |  |  |  |
|  |  |  | 70.4 | От относительной высоты Н/В, относительной ширины В/А и относительного радиуса скругления rу/В |  |  |  |
|  |  |  | 70.5 |  |  |  |  |
| 71. | Коэффициент вытяжки деталей коробчатой формы определяется следующей зависимостью |  | 71.1 | тВ=rУNrУ(N−1) |  |  |  |
|  |  |  | 71.2 | тВ=AB |  |  |  |
|  |  |  | 71.3 | тВ=HB |  |  |  |
|  |  |  | 71.4 | тВ=dNdN−1 |  |  |  |
|  |  |  | 71.5 |  |  |  |  |
| 72. | Для чего устанавливают на матрице для вытяжки коробчатых изделий перетяжные ребра |  | 72.1 | Для увеличения коэффициента вытяжки |  |  |  |
|  |  |  | 72.2 | Для создания одинаковых условий втягивания заготовки в матрицу на угловых участках |  |  |  |
|  |  |  | 72.3 | Для создания одинаковых условий втягивания заготовки в матрицу по всему контуру |  |  |  |
|  |  |  | 72.4 | Для увеличения момента сопротивления изгибу |  |  |  |
|  |  |  | 72.5 |  |  |  |  |
| 73. | Вытяжка с утонением происходит в условиях |  | 73.1 | Объемного напряжения деформированного состояния |  |  |  |
|  |  |  | 73.2 | Плоского напряжения деформированного состояния |  |  |  |
|  |  |  | 73.3 | Линейного напряжения деформированного состояния |  |  |  |
|  |  |  | 73.4 | Ассиметричного плоского состояния |  |  |  |
|  |  |  | 73.5 |  |  |  |  |
| 74. | Диаметр заготовки при вытяжке с утонением стенки определяют из условия |  | 74.1 | Постоянства поверхности |  |  |  |
|  |  |  | 74.2 | Постоянства периметров заготовки и детали |  |  |  |
|  |  |  | 74.3 | Постоянства объемов |  |  |  |
|  |  |  | 74.4 | Постоянства площадей заготовки и детали |  |  |  |
|  |  |  | 74.5 |  |  |  |  |
| 75. | Степень деформации при вытяжке с утонением стенок определяется |  | 75.1 | ψ=1−dNdN−1 |  |  |  |
|  |  |  | 75.2 | ψ=1−dN2dN−12 |  |  |  |
|  |  |  | 75.3 | ψ=1−SNSN−1 |  |  |  |
|  |  |  | 75.4 | ψ=FNFN−1 |  |  |  |
|  |  |  | 75.5 |  |  |  |  |
| 76. | Что понимают под коэффициентом вытяжки с преднамеренным утонением стенки изделия |  | 76.1 | mУ=dNdN−1 |  |  |  |
|  |  |  | 76.2 | mУ=SNSN−1 |  |  |  |
|  |  |  | 76.3 | mУ=SN-1SN |  |  |  |
|  |  |  | 76.4 | mУ=1−dOD3 |  |  |  |
|  |  |  | 76.5 |  |  |  |  |
| 77. | Напряженное состояние зоны пластической деформации при отбортовке |  | 77.1 | Объемное, характеризуемое двухосным сжатием |  |  |  |
|  |  |  | 77.2 | Объемное, сжаторастянутое |  |  |  |
|  |  |  | 77.3 | Плоское, характеризуемое двухосным растяжением |  |  |  |
|  |  |  | 77.4 | Плоское, характеризуемое двухосным сжатием |  |  |  |
|  |  |  | 77.5 |  |  |  |  |
| 78. | Толщина стенки у края деформированной части заготовки при обжиме |  | 78.1 | Меньше толщины стенки исходной заготовки |  |  |  |
|  |  |  | 78.2 | Больше толщины стенки исходной заготовки |  |  |  |
|  |  |  | 78.3 | Равна толщине стенки исходной заготовки |  |  |  |
|  |  |  | 78.4 | Равна толщине дна |  |  |  |
|  |  |  | 78.5 |  |  |  |  |
| 79. | Критическая степень деформации при обжиме регламентируется локальной потери устойчивости |  | 79.1 | Складкообразованием |  |  |  |
|  |  |  | 79.2 | Разрыв образующий |  |  |  |
|  |  |  | 79.3 | Выпучивание со складкообразованием |  |  |  |
|  |  |  | 79.4 | Разрыв дна |  |  |  |
|  |  |  | 79.5 |  |  |  |  |
| 80. | При раздаче в очаге деформации стенка заготовки |  | 80.1 | Утоняется |  |  |  |
|  |  |  | 80.2 | Происходит утолщение |  |  |  |
|  |  |  | 80.3 | Не изменяется |  |  |  |
|  |  |  | 80.4 | Имеет криволинейный контур |  |  |  |
|  |  |  | 80.5 |  |  |  |  |
| 81. | Формовка характеризуется |  | 81.1 | Двухосным сжатием |  |  |  |
|  |  |  | 81.2 | Трехосным сжатием |  |  |  |
|  |  |  | 81.3 | Двухосным растяжением |  |  |  |
|  |  |  | 81.4 | Линейным растяжением |  |  |  |
|  |  |  | 81.5 |  |  |  |  |
| 82. | Изменяются ли размеры и форма внешнего контура листовой заготовки при формовке |  | 82.1 | Изменяются |  |  |  |
|  |  |  | 82.2 | Не изменяются |  |  |  |
|  |  |  | 82.3 | Увеличиваются |  |  |  |
|  |  |  | 82.4 | Уменьшаются |  |  |  |
| 83. | Усилие при формовке полусферическим пуансоном определяется |  | 83.1 | Р=2L⋅S⋅σ S |  |  |  |
|  |  |  | 83.2 | Р=2π⋅σ S⋅d |  |  |  |
|  |  |  | 83.3 | Р=2π⋅σ S⋅s⋅h⋅2RN−h/RN |  |  |  |
|  |  |  | 83.4 | Р=π⋅d⋅S⋅σ S |  |  |  |
| 84. | Зазор между боковой поверхностью пуансона и внутренней поверхностью матрицы при вытяжке с утонением равен |  | 84.1 | Равен толщине штампуемого металла |  |  |  |
|  |  |  | 84.2 | Больше толщины штампуемого металла |  |  |  |
|  |  |  | 84.3 | Меньше толщины штампуемого металла |  |  |  |
|  |  |  | 84.4 | Равен толщине дна стакана |  |  |  |
|  |  |  | 84.5 |  |  |  |  |

Примерная тематика для презентационной работы:

- Уравнения равновесия, пластичности, связи напряжений и деформаций, для определения полей напряжений и деформаций ля процессов листовой штамповки.

- Анализ энергосиловых параметров процесса  листовой штамповки.

- Современное состояние, перспективы и основные направления развития листовой штамповки.

- Понятие о рабочем инструменте и штампе, классификация операций листовой штамповки и их характеристика.

- Сортамент листового металла. Маркировка. Госты.

- Неметаллические материалы. Особенности их штамповки и область применения.

- Способы испытания листовых материалов

- Понятие о ресурсе пластичности, диаграммы предельных деформаций по С.П.Келлеру, Г.М.Гудвину.

- Линии течения и скольжения на поверхности листовой стали при штамповке.

- Схема напряженного состояния, эпюры напряжений и деформаций в очаге деформаций при резке.

- Характеристика операций, отрезка на ножницах с возвратно-поступательным и вращательным движение ножей.

- Схемы отрезки, области применения, расчет технологических параметров: усилие, работа при резке.

- Условие захвата, минимальный диаметр ножей, крутящий момент  при резке

- Возможные схемы взаимного расположения ножей. Двухдисковые и многодисковые ножницы, области их применения.

- Схема действия сил и напряжений, деформаций при вырубке, пробивке.

- Влияние неравномерности деформаций на качество пробивки.

- Зазоры при вырубке, пробивке, направление зазора, методика определения исполнительных размеров инструмента.

- Факторы, влияющие на величину зоны пластической.

- Понятие о раскрое. Показатели эффективности раскроя. Типы раскроя.

- Характеристика формоизменяющих операций, общие положения анализа формоизменяющих операций.

- Схемы напряженного  деформированного состояния формоизменяющих операций.

- Понятие срединная поверхность, нейтральные поверхности деформаций  напряжений.

- Эпюры напряжений и деформаций при изгибе широкой и узкой полосы моментом.

- Классификация способов вытяжки.

- Характер деформирования заготовки при вытяжке без прижима заготовки.

- Предельный коэффициент вытяжки, его взаимосвязь со степенью деформации,

- Характер деформирования заготовки, поля напряжений и деформаций, растягивающие напряжения в опасном сечении при вытяжке с прижимом заготовки.

- Предельный коэффициент вытяжки, его взаимосвязь с количеством переходов штамповки, технологические расчеты.

- Напряжения в опасном сечении при вытяжке и факторы, влияющие на его величину.

- Классификация коробок, схема и очаг деформации при их вытяжке.

- Размеры  и форма при вытяжке коробок.

- Критический радиус фланца при вытяжке.

- Схема и характер деформирования заготовки при раздаче.

- Поля напряжений и деформаций в очаге деформации при раздаче

- Способы и пути интенсификации процесса раздачи.

- Схемы процессов, совмещение нескольких операций в одном. Конструктивные схемы штампов.

- Вытяжка с подогревом фланца. Поле напряжений. Допустимый коэффициента вытяжки.

- Обжим с местным нагревом. Обжим толстостенных заготовок с нагревом и трением.

- Вытяжка с локальным глубоким охлаждением опасного сечения заготовки.

- Вытяжка с проталкиванием фланца заготовки.

- Вытяжка с утонением и проталкиванием.

- Отбортовка с осадкой центральной части и противодавлением.

- Формовка с наложением сжимающих напряжений.

- Оптимальный технологические параметры сферической поверхности, способы увеличения предельного формоизменения при раздаче секционными пуансонами

- Классификация штампов, основные конструктивные элементы штампов, назначение их, материалы, термообработка, точность шероховатость.

- Схема и характер напряженно деформированного состояния заготовки при вытяжке конических, сферических деталей.

- Поля напряжений и деформаций в очаге деформирования при отбортовке.

- Отбортовка с утонением, Схема и характер напряженно деформированного состояния заготовки.

- Схема и характер деформирования заготовки при обжиме.

- Поля напряжений и деформаций в очаге деформирования при обжиме.

- Типовые конструктивные схемы штампов.

- Способы повышения технологичности конструкции листовых штамповочных деталей.

Примерная тематика для выполнения научной (творческой) работы:

- Современное состояние, перспективы и основные направления развития листовой штамповки.

- Понятие о рабочем инструменте и штампе, классификация операций листовой штамповки и их характеристика.

- Характеристика листового проката .

- Сортамент листового металла. Маркировка. Госты.

- Неметаллические материалы. Особенности их штамповки и область применения.

- Пластические массы слоистой и гомогенной структуры. Особенности их штамповки и область применения.

- Композиционные материалы. Особенности их штамповки и область применения.

- Понятие штампуемости, факторы влияющие на штампуемость.

- Способы испытания листовых материалов

- Понятие о ресурсе пластичности, диаграммы предельных деформаций по С.П.Келлеру, Г.М.Гудвину.

- Линии течения и скольжения на поверхности листовой стали при штамповке.

- Коррозионное растрескивание, деформационное и естественное старение металла.

- Текстура деформации, образование «фестонов».

- Влияние исходной анизотропии на фестонообразование.

- Схема напряженного состояния, эпюры напряжений и деформаций в очаге деформаций при резке.

- Характер деформирования заготовки, схема действия сил, развитие очага деформации во времени при резке.

- Усилие деформирования работа деформирования при резке.

- Условия деформирования влияющие на качество получаемой поверхности при резке.

- Характеристика операций, отрезка на ножницах с возвратно-поступательным и вращательным движение ножей.

- Схемы отрезки, области применения, расчет технологических параметров: усилие, работа при резке.

- Условие захвата, минимальный диаметр ножей, крутящий момент  при резке

- Возможные схемы взаимного расположения ножей. Двухдисковые и многодисковые ножницы, области их применения.

- Схема действия сил и напряжений, деформаций при вырубке, пробивке.

- Влияние неравномерности деформаций на качество пробивки.

- Зазоры при вырубке, пробивке, направление зазора, методика определения исполнительных размеров инструмента.

- Расчет технологических параметров при вырубке, пробивке.

- Факторы, влияющие на величину зоны пластической.

- Усилия и работа при вырубке, проектирование инструмента, применяемое оборудование, его выбор.

- Основы разработки технологии и примеры освоенных технологических процессов в производстве.

- Понятие о раскрое. Показатели эффективности раскроя. Типы раскроя.

- Расчет ширины полосы. Способы отыскания оптимального раскроя. Основы разработки технологии раскроя.

- Характеристика формоизменяющих операций, общие положения анализа формоизменяющих операций.

- Схемы напряженного  деформированного состояния формоизменяющих операций.

- Принимаемые допущения при использовании методов решения задач формоизменения.

- Характер деформирования заготовки при гибке моментом.

- Понятие срединная поверхность, нейтральные поверхности деформаций  напряжений.

- Эпюры напряжений и деформаций при изгибе широкой и узкой полосы моментом.

- Величина изгибающего момента, усилие гибки.

- Определение размеров исходной заготовки, минимальный радиус гибки упругие деформации при гибке, угол пружинения и факторы, влияющие на его величину.

- Конструктивные и технологические способы уменьшения угла пружинения.

- Классификация способов вытяжки.

- Характер деформирования заготовки при вытяжке без прижима заготовки.

- Схемы и анализ напряженного и деформированного состояния в различных участках вытягиваемой детали типа «стаканчик».

- Схема и анализ напряженного и деформированного состояния в различных участках вытягиваемой детали типа «стаканчик» при вытяжке с прижимом заготовки

- Технологические расчеты: усилие, вытяжки, прижима, выталкивания и съема, размеры заготовки, коэффициент вытяжки и количество переходов.

- Предельный коэффициент вытяжки, его взаимосвязь со степенью деформации,

- Характер деформирования заготовки, поля напряжений и деформаций, растягивающие напряжения в опасном сечении при вытяжке с прижимом заготовки.

- Предельный коэффициент вытяжки, его взаимосвязь с количеством переходов штамповки, технологические расчеты.

- Напряжения в опасном сечении и факторы, влияющие на его величину.

- Технологические расчеты: усилия: вытяжки, прижима, выталкивания и съема, размеры заготовки, коэффициент вытяжки и количество переходов.

- Предельный коэффициент вытяжки, его взаимосвязь со степенью деформации

- Классификация коробок, схема и очаг деформации при их вытяжке.

- Размеры заготовки, количество переходов, условия вытяжки с прижимом или без прижима, усилия прижима. при вытяжке коробок.

- Критический радиус фланца при вытяжке.

- Особенности вытяжки деталей, отличающихся от цилиндрических: ступенчатых. Конических, сферических..

- Схема и характер напряженно деформированного состояния заготовки при вытяжке конических, сферических деталей.

- Поля напряжений и деформаций в очаге деформирования при отбортовке.

- Технологические расчеты: степень деформации, коэффициент отбортовки, усилие, устойчивость при отбортовке.

- Отбортовка с утонением, Схема и характер напряженно деформированного состояния заготовки.

- Схема и характер деформирования заготовки при обжиме.

- Поля напряжений и деформаций в очаге деформирования при обжиме.

- Технологические расчеты при обжиме: степень деформации, переходы, усилие, устойчивость процесса.

- Оптимальный угол рабочей конической поверхности, способы увеличения предельного формоизменения при обжиме, способы интенсификации процесса.

- Схема и характер деформирования заготовки при раздаче.

- Поля напряжений и деформаций в очаге деформации при раздаче

- . Величина меридиального сжимающего напряжения при раздаче.

- Технологические расчеты при раздаче: допустимый коэффициент раздачи, усилие и работа деформации, величина оптимального угла рабочей части пуансона.

- Способы и пути интенсификации процесса раздачи.

- Схемы процессов, совмещение нескольких операций в одном. Конструктивные схемы штампов.

- Вытяжка с подогревом фланца. Поле напряжений. Допустимый коэффициента вытяжки.

- Обжим с местным нагревом. Обжим толстостенных заготовок с нагревом и трением.

- Вытяжка с локальным глубоким охлаждением опасного сечения заготовки.

- Вытяжка с проталкиванием фланца заготовки.

- Вытяжка с утонением и проталкиванием.

- Отбортовка с осадкой центральной части и противодавлением.

- Формовка с наложением сжимающих напряжений.

- Оптимальный технологические параметры сферической поверхности, способы увеличения предельного формоизменения при раздаче секционными пуансонами

- Классификация штампов, основные конструктивные элементы штампов, назначение их, материалы, термообработка, точность шероховатость.

- Методика проектирования штампов, элементы расчета на прочность и жесткость, Типовые конструктивные схемы штампов.

- Общие технологические требования к конструкции листо-штампованных деталей

- Способы повышения технологичности конструкции листовых штамповочных деталей.

- САПР штампов и технологических процессов

- Выбор оптимального технологического процесса.