Лабораторная работа  № 8

ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗНОСА РЕЗЦОВ

И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ РЕЗАНИЯ ДЛЯ ОДНОИНСТРУМЕНТНОЙ ОБРАБОТКИ

- Цель работы

Практическое изучение закономерностей протекания износа режущего инструмента и освоение методики экспериментального определения допускаемой скорости резания и ускоренных стойкостных испытаний.

- Содержание работы

  - Ознакомление с основополагающими принципами выбора (назначения) оптимальных режимов резания.

  - . Проведение экспериментальных исследований по определению оптимальной скорости резания при точении.

  - Установление зависимости между скоростью резания и стойкостью резца.

# Правила техники безопасности

- К выполнению лабораторной работы студенты допускаются только после проведения с ними инструктажа по технике безопасности (ТБ), заполнения и росписи в контрольном листе по ТБ и предварительного изучения содержания методических указаний.

- Студентам запрещается самостоятельно, без контроля преподавателя (лаборанта), включать рубильники, пускатели и кнопки управления станком.

- Запрещается находиться в непосредственной близости от вращающихся частей металлорежущих станков.

- Количество студентов, выполняющих одну лабораторную работу, не должно превышать3-5 человек.

- Методика и порядок выполнения работы

  - Общие положения

При варьировании скорости резания существует скорость (диапазон скоростей), при которой интенсивность изнашивания J (износ, отнесенный к длине пути резания) минимальна (рис. 1). Экстремальность зависимости J=f(v) является общей закономерностью процесса износа и обусловлена изменением условий контакта по передней и задней поверхностям инструмента. Для условий резания, например, оптимальная скорость резания V0 соответствует переходу от адгезионного вида износа инструмента к диффузионному [1], а в общем случае – изменению термодинамического состояния изнашиваемого материала [2].

Как правило, оптимальной скорости резания V0, при которой J min, соответствует максимальная размерная стойкость (кривая

L = f (V) на рис.1), которая определяется длиной пути резания в метрах, пройденного инструментом до затупления.

V0

Vэ

L=f(V)

J=(V)

C=(V)

V

L,

J,

C

Рис.1 Влияние скорости резания на интенсивность изнашивания J,

производительность L и себестоимость обработки С.

Если рассчитать сумму переменных элементов себестоимости обработки «С», зависящих от скорости резания (зарплата станочника, накладные расходы, амортизация оборудования, расходы на эксплуатацию), то функция C = f(V) будет иметь минимум при скорости Vэ, называемой экономической скоростью резания (см. рис.1).

Во многих случаях, особенно при обработке резанием труднообрабатываемых материалов, оптимальные скорости резания V0 с достаточной точностью могут быть приняты в качестве экономических скоростей [1]. Установлено, что при резании с оптимальной скоростью обеспечивается и стабилизация усилия резания, наименьшие шероховатость, глубина и степень наклепа обработанной поверхности [1, 4, 5].

Основой для установления оптимального режима резания является зависимость  J = f(V). Интенсивность изнашивания I есть отношение линейной характеристики износа инструмента h к пути резания L , на котором произошел этот износ:

J.				(1)

Обычно для расчета I используют радиальный износ резца hr, связанный с износом по задней поверхности hз известным соотношением hr=hзtgα ( - задний угол).

Общая закономерность протекания износа по задней поверхности hз (радиального износа hr) от времени работы T (пути резания L) показана на рис.2.

| Рис.2. Закономерность изменения износа инструмента от времени работы (пути резания). | Рис.3. Влияние скорости резания на температуру резания  и интенсивность изнашивания J. |
| --- | --- |

На участке нормального износа 1-2 кривой износа интенсивность изнашивания определяется по зависимости

J.				(2)

Существует тесная связь между характеристиками изнашивания режущего инструмента и температурой резания. В соответствии с законом постоянства температуры резания [1] "оптимальным скоростям резания (для заданного материала режущей части инструмента) при различных комбинациях скорости резания, подачи и глубины резания соответствует постоянная температура в зоне резания (оптимальная температура резания)". Экспериментальным зависимостям интенсивности изнашивания инструмента от скорости резания, полученным для разных подач S1 и S2  (соответственно кривые 1 и 2 на рис.3 при постоянной глубине резания), соответствуют кривые 3 и 4 изменения температур резания от скорости. Как видно из рис. 3, оптимальная температура резания 0 постоянна, хотя V02>V01 (S2<S1).

  - Методика определения оптимальной скорости резания при точении

3.2.1. Измеряется радиальный износ резца hr при постоянном сечении среза (t×S=const) на 4-6 скоростях резания путем прерывания процесса резания через каждые L1 и L2 пути резания (обычно пути резания выбираются в пределах: L1=300-600 м, а L2=600-1000 м);

3.2.2. По формуле (2) рассчитывается интенсивность изнашивания для каждой скорости и строится график зависимости J= f (V);

3.2.3. По минимальной интенсивности изнашивания Jmin находится оптимальная скорость резания V0;

3.2.4. Методом естественной термопары измеряется термо-ЭДС (Е) системы "инструмент – заготовка" и строится зависимость термо-ЭДС от скорости резания для выбранного диапазона подач и глубин резания, т.е. находятся экспериментальные зависимости

E=ϕ(V,S) и E=ψ(V,t).

3.2.5. Совмещая графическую зависимость J= f (V), полученную при постоянных значениях подачи и глубины с экспериментальными зависимостями (3) и используя закон постоянства оптимальной температуры резания, находят оптимальную скорость резания для любой подачи и глубины.

Примечание. Путь резания L (м) для точения рассчитывается по формуле

L=πDK/S,

где	 D – диаметр обрабатываемой заготовки, мм;

К – длина прохода в направлении подачи, м;

S – продольная подача, мм/об.

3.3. Проведение ускоренных стойкостных испытаний

3.3.1. Проводится эксперимент согласно п. 3.2.1;

3.3.2. Устанавливается критерий затупления режущего инструмента, выраженный некоторой величиной радиального износа hкр (мм или мкм). Этим критерием можно задаться или определить его экспериментально по ускоренной методике, измеряя износ в интервале пути резания L1<L0<L до тех пор, пока будут получены минимум три точки на прямолинейном участке 1-2 кривой нормального износа инструмента (см. рис. 2.). Аппроксимацией этой кривой в сторону увеличения износа определяют критический износ hкр;

3.3.3. Рассчитывается длина пути резания Lкр, м, соответствующая принятому критерию затупления по зависимости

,		(4)

где h измеряется в мм.

3.3.4. Для каждой скорости резания определяется стойкость инструмента

.			5)

3.3.5. По найденным зависимостям стойкости от скорости строится график

"Т–V" в логарифмических координатах и определяются постоянная Сv и показатель m:

V=Cv/Tm			(6)

(показатель относительной стойкости m равен тангенсу угла наклона прямой "Т – V" к оси Т).

3.4. Порядок выполнения работы

3.4.1. В патроне станка устанавливается и закрепляется заготовка из заданного обрабатываемого материала (сталь 45, 12Х18Н9Т или ВТЗ-1).

3.4.2. В резцедержателе закрепляются проходные резцы со сменными твердосплавными пластинками или пластинками из быстрорежущей стали.

3.4.3. Собирается электрическая схема измерения температуры резания методом естественной термопары.

3.4.4. На 4-6 скоростях резания при постоянном сечении среза (S=0,3 мм/об; t=1 мм) проводится обработка заготовки и периодически, после пути резания L1=300-600м и L2= 600-1000м, с помощью инструментального микроскопа МБИ измеряется износ по задней поверхности. Одновременно на каждой скорости измеряется термо-ЭДС, и полученные данные заносят в таблицу протокола.

3.4.5. Для каждой скорости резания по зависимости (2) рассчитывается интенсивность изнашивания инструмента и строятся графики зависимостей J=f(V) и E=(V) для постоянного сечения среза (t=1,0 мм, S=0,3 мм/об).

3.4.6. Проводится серия измерений термо-ЭДС в зависимости от скорости, подачи и глубины резания и строятся зависимости E=(V,S) и E=(V,t), которые совмещаются с графиком E=(V) для сечения среза S=0,3 мм/об, t=1 мм. Эксперимент выполняется с подачами S=0,07; 0,21; 0,3; 0,39 мм/об и глубинами резания t=0,5; 1,0; 1,5; 2,0 мм.

3.4.7. В соответствии с рис.3 определяются оптимальные температуры и скорости для значений подач и глубин резания, указанных в пункте 3.4.6.

Примечание. При резании твердосплавным инструментом скорости резания необходимо выбирать в диапазоне V = 50-300 м/мин, для быстрорежущих резцов

V = 10-100 м/мин.

3.4.8. Экспериментально находится критерий затупления инструмента, и по формуле (4) рассчитывается длина Lкр. Данные измерений и расчетов проводятся на 4-5 скоростях резания (t×S=const).

3.4.9. Для каждой скорости резания по формуле (5) находятся стойкости инструмента, а по формуле (6) – эмпирическая зависимость V= f (T);

3.4.10. Делаются выводы о степени влияния элементов режима резания на величину оптимальных скоростей и стойкость режущего инструмента.

- Контрольные вопросы

1. Что называется оптимальной скороcтью резания?

2. Что такое экономическая скорость резания?

3. Поясните физический смысл понятия "интенсивность изнашивания".

4. Как выбрать критерий затупления инструмента?

5. Назовите участки на кривой "износ – время работы".

6. Почему в качестве критериального обычно принимают износ по задней поверхности или радиальный износ?

7. Сформулируйте закон постоянства оптимальной температуры резания.

8. Как определить оптимальные скорости резания для диапазона подач и глубин резания?

9. Объясните результаты экспериментов по установлению зависимости V= f (T).

10. Как измерить радиальный износ по заданной поверхности инструмента?

11. Перечислите внешние признаки изнашивания режущих инструментов, обозначение износа.

12. При каких условиях наблюдается преимущественное изнашивание передней поверхности, задней поверхности, передней и задней поверхностей инструмента одновременно?

13. Какие вам известны методы измерения величины износа?

14. Какие есть критерии затупления, в чем их сущность?

15. Что понимают под стойкостью инструмента?

16. Что называется размерной стойкостью, от чего она зависит?

17. Методика определения оптимального износа.

18. Стойкость инструмента и ее связь с принятым критерием затупления.

19. Зависимость между скоростью резания и стойкостью для быстрорежущих и твердосплавных резцов; причины такой зависимости в широком диапазоне скоростей.

20. Влияние различных факторов на величину показателя относительной стойкости.

21. Влияние толщины и ширины срезаемого слоя на скорость резания, обеспечивающую заданную стойкость.

22. Назовите причины износа твердосплавного режущего инструмента при токарной обработке?

23. Почему при обработке хрупких материалов изнашивание происходит по задней поверхности?

24. Почему при резании пластичных материалов изнашивание происходит одновременно по передней и задней поверхностям?

25. Чем ограничивается величина затупления при черновых и чистовых видах обработки?

26. Какими параметрами оценивается износ режущего инструмента по задней поверхности?

27. Почему запрещено использование режущего инструмента, достигшего критерия затупления?

5. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Рыжкин А.А. Обработка материалов резанием: учеб. пособие /А.А. Рыжкин, К.Г Шучев., М.М Климов.- Ростов н/Дону: Феникс, 2008. – 411 с.- (Высшее образование).

- Рыжкин А.А., Шучев К.Г., Климов М.М. Обработка материалов резанием: учеб. пособие / А.А. Рыжкин, К.Г Шучев., М.М Климов.- Ростов н/Дону: Издательский центр ДГТУ, 2007. – 419 с.

- Гречишников В.А., Григорьев С.Н., Лукина С.В., Соломенцев Ю.М., Схиртладзе А.Г., Власов В.И. Процессы и операции формообразования и инструментальная техника. Учебник. –М.: МГТУ «Станкин», Янус-К, 2006.-280 с.

- Солоненко В.Г. Резание металлов и режущий инструмент: Учеб. пособие для вузов /В.Г. Солоненко, А.А. Рыжкин. – М.: Высш. шк., 2007. - 414 с.

- Кожевников Д.В., Кирсанов С.В. Резание материалов: Учебник для студентов высших учебных заведений / под общей редакцией С.В. Кирсанова. – М.: Машиностроение, 2007. 304 с.

- Рыжкин А.А., Дмитриев В.С., Боков А.И., Климов М.М., Шучев К.Г. Физические основы обработки материалов резанием. Учебное пособие. Ростов-на-Дону, ДГТУ, 1996. 354 с.

- Коженкова Т.И., Фельдштейн Е.Э. Лабораторные работы по резанию металлов. – Мн.: Выш. шк., 1985. – 176 с.

- Ящерицын П.И. и др. Теория резания, физические и тепловые процессы в технологических системах. – Мн., Высш. шк., 1990, 512 с.

- Грановский Г.И., Грановский Б.Г. Резание металлов, - 1985.

- Гапонкин В.А.и др. Обработка резанием, металлорежущий инструмент и станки. – М.: Машиностроение, 1990. - 448 с.

- ГОСТ 25762 – 83. Обработка резанием: Термины, определения и обозначения общих понятий. – Введ. 01.07.84.- М., 1983.- 41 с.

- Бобров В.Ф. Основы теории резания металлов. М., Машиностроение, 1975. 344 с.

- Васин С.А., Верещака А.С., Кушнер В.С. резание материалов: Термомеханический подход к системе взаимосвязей при резании: Учеб. для техн. вузов. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001. – 448 с.

- Макаров А.Д. Оптимизация процессов резания. М. Машиностроение. 1976. 264 с.

- Макаров А.Д. Износ и стойкость режущих инструментов. М.: Машиностроение. 1966. 264 с.

- Махов А.А., Палей С.М. Износ режущего инструмента. Лабораторная работа. – М.: Издательство «Миратос», 2004. – 24 с.