ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

ИЗУЧЕНИЕ ДЕФОРМАЦИЙ СРЕЗАЕМОГО СЛОЯ

- Цель работы

1.1. Изучить виды стружек при обработке вязких и хрупких материалов.

1.2. Исследовать влияние различных факторов на деформации среза через коэффициент укорочения (усадки) стружки.

2. Содержание работы

2.1. Установить влияние обрабатываемого материала, элементов режима резания и геометрии инструмента на вид образующейся стружки при обработке.

2.2. Изучить методы определения усадки стружки.

2.3. Экспериментально установить зависимость коэффициента продольной усадки стружки от скорости резания, подачи (толщины срезаемого слоя), глубины резания, величины переднего угла и механических свойств обрабатываемого материала.

3. Методика и порядок выполнения работы

  - Общие положения

Процесс резания металлов сопровождается пластической деформацией срезаемого слоя, которая проявляется в том, что длина стружки Lс (рис.1) получается короче пути L (Lc<L), пройденного режущей кромкой инструмента по обработанной поверхности, толщина стружки "aс" - больше толщины срезаемого слоя "а" (ac>a). Ширина стружки практически bbc Это изменение размеров срезаемого слоя называется усадкой стружки и характеризуется коэффициентами

KL= L/LC,		 Ka = aс/a.

где KL, Kа, – коэффициенты соответственно укорочения, утолщения стружки. Эти коэффициенты, как правило, больше единицы и являются косвенными показателями величины пластической деформации при резании металлов. Они показывают, во сколько раз размеры стружки по длине, толщине и ширине меньше или больше соответствующих размеров срезаемого слоя. Так как объем стружки равен объему срезаемого слоя, Lab = Lc acbс, то при bcb, La = Lcac.

Степень пластической деформации срезаемого слоя при резании характеризуется коэффициентом усадки стружки

.				(1)

Коэффициент продольной усадки стружки согласно рис. 1. Равен ;    			(2)

Рис. 1. Схема деформации срезаемого слоя

Коэффициент поперечной усадки стружки определяется по зависимости:

,			(3)

где  - угол скалывания или сдвига;  - передний угол инструмента.

Усадка стружки изменяется в зависимости от физико-механических свойств обрабатываемого материала, режимов резания, геометрии инструмента (в первую очередь - переднего угла), толщины срезаемого слоя (подачи) и вида смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) и др. условий резания.

При резании пластичных материалов коэффициент Ка больше, чем при резании хрупких. Например, при резании чугуна КL = 1,5…2,5, а при резании стали КL = 2…6.

Рис. 2 . Влияние переднего угла на утолщение стружки и изменение угла сдвига [9].

С уменьшением переднего угла  усадка стружки увеличивается. Резец с большим углом  легче врезается в обрабатываемый материал, и срезаемый слой будет менее деформирован. При увеличении переднего угла уменьшается трение стружки о переднюю поверхность инструмента, что в свою очередь приводит к увеличению угла сдвига . Чем больше угол сдвига, тем меньше коэффициент укорочения стружки (рис. 2.)

Уменьшение усадки КL с увеличением скорости резания объясняется снижением коэффициента трения между стружкой и передней поверхностью инструмента. Зависимость KL = f(V) с различными углами при обработке стали представлена на рис. 3. Характер изменения KL  при различных скоростях резания объясняется изменением размеров нароста. Минимальный коэффициент укорочения стружки соответствует наибольшему размеру нароста. Характерные точки, соответствующие максимальному коэффициенту укорочения на кривых KL = f(V), или точки перегиба, тем больше сдвигаются в область низких скоростей резания, чем пластичнее обрабатываемый материал и меньше передний угол и толщина среза.

Такой вид кривых объясняется тем, что при малых скоростях резания нарост не образуется и передний угол () мал, т.е. коэффициент укорочения стружки KL велик.

С достижением скорости резания при обработке стали примерно 50 м/мин, когда нарост максимален, увеличивается действительный передний угол д и, снижается KL. При скоростях резания 80…100 м/мин нарост исчезает, поэтому KL становится максимальным. При дальнейшем увеличении скорости резания в прирезцовой зоне под действием высокой температуры граничный слой металла сильно размягчается и выполняет роль смазки. В этих условиях коэффициент трения на передней поверхности инструмента снижается, что приводит к уменьшению коэффициента укорочения стружки.

| Рис.3. Влияние переднего угла на коэффициент усадки стружки КL при различных скоростях резания (сталь 20Х; =45; а=0,31мм; b=1,45мм) [11] | Рис.4. Влияние толщины срезаемого слоя на коэффициент усадки стружки КL при различных скоростях резания (сталь 20Х; =0o, =45; t=1мм) [11] |
| --- | --- |

Увеличение толщины срезаемого слоя а (подачи) ведет к уменьшению усадки стружки. Чем тоньше срезаемый слой, тем больше коэффициент усадки. Кроме того, тонкая стружка в большей степени подвергается дополнительному деформированию при трении о переднюю поверхность инструмента по сравнению с толстой, что также связано с изменением β. Например, при а = 0,13 мм  β = 260,  при а = 2,65 мм  β = 360.

Смазочно - охлаждающие жидкости, снижая коэффициент трения, уменьшают коэффициент усадки стружки.

| а) | б) |
| --- | --- |
| в) | г) |
| Рис.5. Типы стружек: а) – сливная; б) – скалывания или суставчатая; в) – элементная; г) - надлома |  |

Эффект от влияния СОЖ увеличивается с уменьшением толщины срезаемого слоя.

Внешним признаком пластической деформации в срезаемом слое может служить и вид образовавшейся стружки, зависящей от тех же факторов, что и усадка. При обработке вязких материалов в зависимости от скорости резания получают стружки: элементные (рис.5в) (V = 1...2 м/мин), суставчатые (рис.5б) (V = 10...12 м/мин), сливные (рис.5а) (V = 20 м/мин). Если обрабатывать хрупкие материалы (чугун, бронзу), то при больших подачах и с передними углами  = 20…300 образуется стружка надлома (рис.5г), а при резании с повышенными скоростями и подачами 0,1…1 мм/об и передними углами 50...150 образуется стружка скалывания (рис.5б).

3.2.  Способы определения коэффициента усадки стружки

3.2.1. Способ измерения длины стружки заключается в измерении ее длины проволокой или полоской миллиметровой бумаги, а затем масштабной линейкой. Если усадка измеряется при точении, то используется специальная заготовка с продольными пазами в которые запрессованы полосы из цветного металла (рис. 6) .

Тогда длина пути, пройденного резцом за один оборот заготовки, равна:

L = 0,5 (d1+d2) – nh, тогда

KL= L/LCТР;

где d1 – диаметр заготовки, мм;

d2 – диаметр обработанной поверхности, мм;

n – число пазов в заготовке; h – ширина паза, мм.

Рис.6. Заготовка для определения усадки стружки при точении:

3.2.2. Способ измерения площади стружки используют, если невозможно точно измерить длину стружки. В этом случае коэффициент усадки находят, измеряя планиметрированием площадь поперечного сечения стружки. Тогда

Ka=FстрFср.сл=aстрbстрab=aстрbстрtS,где  Fстр = астрbстр - поперечное сечение стружки, мм2;

Fср.слоя=аb=tS – поперечное сечение срезаемого слоя при точении мм2 ;

астр, bстр – толщина и ширина стружки;

t – глубина резания, мм; S – подача, мм/об.

3.2.3. Весовой способ определения коэффициента усадки применяется для малопластичных и хрупких материалов, когда невозможно измерить длину стружки. От исследуемой стружки отделяется произвольной длины элементстружки Lстр и взвешивают.

KL=mρLстраb=mρLстрtS.	Тогда

m - масса кусочка стружки, мг;

Lстр – длина стружки, мм;

ρ – плотность материала заготовки (для стали она равна

7,8 мг/мм3).

3.3. Методика выполнения работы

Экспериментальная часть лабораторной работы выполняется на токарно-винторезном станке. Режущий инструмент - токарные проходные резцы. Для получения различных видов стружки используются стальные и чугунные заготовки.

При установлении зависимости коэффициента продольной усадки стружки от различных факторов процесса резания следует применять способ измерения длины стружки.

3.4.  Порядок выполнения работы

3.4.1. При обработке стали и чугуна получить ряд стружек, определить их вид и зарисовать. Условия проведения опытов даны в табл. 1.

Таблица 1. Условия проведения опытов для получения различного вида стружек

| Обрабаты-ваемый материал | Режимы резания |  |  |  | Геометрия инструмента |  |  |  |  |  | Вид стружки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t, мм | S, мм/об | V, м/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сталь | 2 | 0,2 |  | 50 |  | 20 |  | 8 |  | 45 |  | Сливная |
| Сталь | 2 | 1,5 |  | 10 |  | 10 |  | 8 |  | 45 |  | Суставчатая |
| Чугун | 4 | 0,2 |  | 50 |  | 5-15 |  | 8 |  | 45 |  | Скалывания |
| Чугун | 4 | 1,0 |  | 20 |  | 20-30 |  | 8 |  | 45 |  | Надлома |

З.4.2. Установить влияние скорости резания на продольную усадку при обработке стали. Глубина резания, подача и передний угол остаются постоянными: t =2 мм; S = 0,2...0,5 мм/об; =+ 100. Из диапазона скоростей резания 10...150 м/мин выбрать пять значений и определить для них коэффициенты усадки стружки.

3.4.3. Установить влияние подачи (толщины среза а) на коэффициент усадки стружки. Глубина резания, скорость и передний угол остаются постоянными: t = 2 мм; V = 30…50 м/мин;  =+100. Из диапазона подач 0,07...0,8 мм/об выбрать пять значений и определить для них коэффициент усадки стружки.

3.4.4. Исследовать зависимость усадки от глубины резания. Подача, скорость и передний угол остаются постоянными: S = 0,2...0,5 мм/об; V = 30...50 м/мин;  = 100. Из диапазона глубин резания 0,5...2,5 мм выбрать пять значений и определить для них коэффициент продольной усадки.

З.4.5. Установить влияние переднего угла резца на усадку стружки. Опыт производится при t =2 мм; S =0,3 мм/об; V = 30...50 м/мин резцами с различными передними углами:  =-200,

-100, 00, +100, +200.

3.4.6. Установить влияние главного угла в плане на усадку стружки КL = f() при =30о, 45о, 75о, 90о.

3.4.7. По полученным экспериментальным данным построить зависимости

KL= f(V);	KL= f(S);	KL= f(t);	KL= f(); КL = f().

3.4.8. Сделать выводы о влиянии элементов режима резания и геометрии инструмента на величину коэффициента усадки стружки.

4. Контрольные вопросы

- Какие виды стружек образуются при резании металлов?

- Что представляет собой явление усадки стружки, что характеризует?

- Что такое коэффициент усадки и что он характеризует?

- Перечислите способы определения коэффициента усадки стружки?

- Дать анализ теоретической формулы определения коэффициента усадки стружки.

- Как влияет на коэффициент усадки изменение скорости резания, сечения среза, переднего угла инструмента, применение СОТС, физико-механические свойства обрабатываемого материала?

- Сущность весового способа определения коэффициента усадки.

- Коэффициент усадки может быть определен и по величине угла сдвига: обоснуйте!

- Связь между коэффициентом усадки стружки и относительным сдвигом!

- Какие факторы влияют на величину усадки стружки?

- Чем обусловлена необходимость надежного стружкодробления в процессе обработки металлов резанием?

- Перечислите основные методы стружкодробления в процессе обработки металлов резанием?

- В чем выражается зависимость типа стружки от глубины резания и подачи?

- Как влияет на процесс стружкообразования величина главного угла в плане φ?

5. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Рыжкин А.А. Обработка материалов резанием: учеб. пособие /А.А. Рыжкин, К.Г Шучев., М.М Климов.- Ростов н/Дону: Феникс, 2008. – 411 с.- (Высшее образование).

- Рыжкин А.А., Шучев К.Г., Климов М.М. Обработка материалов резанием: учеб. пособие / А.А. Рыжкин, К.Г Шучев., М.М Климов.- Ростов н/Дону: Издательский центр ДГТУ, 2007. – 419 с.

- Гречишников В.А., Григорьев С.Н., Лукина С.В., Соломенцев Ю.М., Схиртладзе А.Г., Власов В.И. Процессы и операции формообразования и инструментальная техника. Учебник. –М.: МГТУ «Станкин», Янус-К, 2006.-280 с.

- Солоненко В.Г. Резание металлов и режущий инструмент: Учеб. пособие для вузов /В.Г. Солоненко, А.А. Рыжкин. – М.: Высш. шк., 2007. - 414 с.

- Кожевников Д.В., Кирсанов С.В. Резание материалов: Учебник для студентов высших учебных заведений / под общей редакцией С.В. Кирсанова. – М.: Машиностроение, 2007. 304 с.

- Васин С.А., Верещака А.С., Кушнер В.С. резание материалов: Термомеханический подход к системе взаимосвязей при резании: Учеб. для техн. вузов. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001. – 448 с.

- Рыжкин А.А., Дмитриев В.С., Боков А.И., Климов М.М., Шучев К.Г. Физические основы обработки материалов резанием. Учебное пособие. Ростов-на-Дону, ДГТУ, 1996. 354 с.

- Коженкова Т.И., Фельдштейн Е.Э. Лабораторные работы по резанию металлов. – Мн.: Выш. шк., 1985. – 176 с.

- Ящерицын П.И. и др. Теория резания, физические и тепловые процессы в технологических системах. – Мн., Высш. шк., 1990, 512 с.

- Грановский Г.И., Грановский Б.Г. Резание металлов, - 1985.

- Бобров В.Ф. Основы теории резания металлов. М., Машиностроение, 1975. 344 с.

- Махов А.А., Палей С.М. Влияние геометрии режущей части инструмента и режимов резания на стружкообразование. Лабораторная работа. – М.: Издательство «Миратос», 2004. – 24 с.