Лабораторная работа № 6

Определение зависимости между скоростью резания и

стойкостью инструмента при точении методом торцевой обточки

- Цель работы

Изучение зависимости между скоростью резания и периодом стойкости инструмента при точении методом торцевой обточки.

2. Содержание работы

2.1. Ознакомление с методом торцевой обработки.

2.2. Изучение математической обработки опытных данных.

2.3. Определение скоростей резания, соответствующим различным периодам стойкости резцов.

3. Методика и порядок выполнения работы

3.1. Общие положения.

При установлении влияния скорости резания при точении на период стойкости резца пользуются частной зависимостью.

V=CTm,					(1)

где Т- стойкость резца, мин;

V- скорость резания, м/мин;

m- показатель относительной стойкости;

C- постоянная для данных условий обработки.

Эта зависимость получается экспериментальным путем на основе выбранного критерия затупления инструмента. Для оценки влияния других элементов режима резания - подачи и глубины получены частные зависимости:

V=C1Sy;			V=C2tx,

которые можно объединить в общую зависимость:

V=CTmSytx.   				(2)

Эта зависимость устанавливает связь между режимами обработки и периодом стойкости инструмента.

Для установления экспериментальной зависимости между стойкостью и режимами резания существует несколько методов:

- Стандартный метод (метод продольного точения);

- Метод ускоренных износоскоростных опытов;

- Температурный метод;

- Метод торцевой обточки.

3.2. Методика выполнения работы.

Метод торцевой обточки заключается в точении диска из обрабатываемого материала от центра к периферии. Диск диаметром 150-220мм (рис.1) имеет отверстие диаметром D0 (порядка 25-30мм) для ввода проходного резца, устанавливаемого на глубину резания t.

Шпиндель приводится во вращение с определенной частотой вращения «n», а резец перемещается с подачей S. По мере перемещения резца от центра к периферии диска скорость резания непрерывно возрастает по линейному закону, и при какой-то скорости V3 соответствующей диаметру затупления D3, резец выходит из строя (при резании резцом из быстрорежущей стали; для твердосплавного резца - нужно несколько проходов). Критерием затупления резцов является появление блестящей полоски на поверхности резания, (только для резцов из быстрорежущей стали), что соответствует полному разрушению вершины резца (износ задней грани равен 2…3 мм).

Рис. 1. Схема торцовой обточки

3.3. Обработка опытных данных

Помимо качественной оценки метод торцовой обточки позволяет найти значения постоянной «С» и показателя относительной стойкости «m». Приняв m=1m1, получим:

TVm1=Cm1.			(3)

Так как при торцовой обточке скорость резания переменна, то период стойкости можно выразить через среднее значение скорости Vcp. Тогда выражение принимает вид

TVcpm1=Cm1.			(4)

В пределах изменения скорости резания от V0до V3 среднее значение скорости будет равно

Vcpm1=Vm1dVV3−V0=V3m1+1−V0m1+1(m1+1)(V3−V0).	(5)

Время торцового точения от диаметра D0 до D3 равно

T=D3−D02nS,					(6)

где n- частота вращения, об/мин.;

S- подача, мм/об.

Выражая диаметр через скорость резания и частоту вращения шпинделя, получим

T=1000(V3−V0)2πn2S.				(7)

Подставив Т в исходное выражение (4), будем иметь

1000(V3−V0)(V3m1+1−V0m1+1)2πn2S(m1+1)(V3−V0)=Cm1.	(8)

Принимая  V0m1+1=0 (при условии V0≤V32), получим уравнение

1000V3m1+1=Cm12πn2S(m1+1).		(9)

Уравнение содержит два неизвестных С и m1. Его можно решить, произведя обточку диска при двух числах оборотов n1 и n2. Решая совместно уравнения для чисел оборотов n1 и n2, получим

m1=2lgn1n2lgV31V32−1;C=V3m1D32nS(m1+1).	(10)

Метод торцовой обточки в изложенном выше виде имеет существенные недостатки:

1. Необходимость применения образцов большого диаметра (резец должен затупиться на первом проходе).

2. Опыты производятся только при двух числах оборотов образца, что уменьшает точность результатов.

Эти недостатки могут быть устранены следующим образом. Доказано, что величину m1 можно определить графическим путем. Если в двойной логарифмической системе координат по оси абсцисс откладывать значения радиусов R3, на которых произошло затупление резца, а на оси ординат соответствующие числа оборотов, то

tgα=m1+1m1−1,				(11)

Где  - угол наклона линии «R-n» к оси lgR;

m1- величина, обратная показателю относительной стойкости.

Данная зависимость позволяет определить m1 из графика «R-n» (рис.2), используя результаты торцовой обточки при нескольких частотах шпинделя, а также наносить на график «R-n» данные опытов, когда резец до затупления

прошел несколько проходов

Рис. 2. Определение угла 

(при малом диаметре образца). В этом случае по оси абсцисс откладываются «фиктивные» радиусы затупления, определяемые по формуле:

Rф=m1+1iRmaxm1+1+R3m1+1,		(12)

где Rф - «фиктивный» радиус затупления, т.е. соответствующий такой скорости резания, при которой произошло бы затупление резца, если бы образец имел большой диаметр и резец при том же числе оборотов затупления при первом проходе:

i - число целых проходов;

Rmax - максимальный радиус образца;

R3 - фактический радиус, на котором произошло затупление резца.

Чтобы определить RФ, необходимо знать m1; в этом случае m1 берется из предварительных опытов при i < 1 или из таблиц.

3.4. Порядок выполнения работы

3.4.1. Диск из испытываемого материала устанавливается в станок и закрепляется.

3.4.2. Резцы из быстрорежущей стали (α=120,γ=150,ϕ=450,ϕ1=200) устанавливаются в резцедержатель (3 шт.).

3.4.3. В резцедержатель устанавливается резец с твердосплавной пластиной, необходимый для снятия слоя металла, оставшегося после затупления резца из быстрорежущей стали.

3.4.4. На 3-4 различных числах оборотов шпинделя и постоянном сечении срезаемого слоя (t1=1,0мм;S=0,3обмин) производится проточка образца по торцу, причем на каждом числе оборотов производится затупление не менее трех резцов до выбранного критерия затупления.

3.4.5. Результаты опытов после измерения радиусов затупления наносятся на график «число оборотов - радиус затупления» протокола, и по тангенсу угла наклона линии, проведенной через опытные точки, определяется величина m1. Если резец прошел несколько проходов до затупления, то по оси абсцисс откладывается «фиктивный» радиус затупления.

3.4.6. Значения радиусов затупления и числа оборотов, соответствующие каждой опытной точке, лежащей на кривой, подставляются в формулу для определения «C», затем определяется среднеарифметическое значение «С» и подставляется в частную зависимость «V-T».

3.4.7. Задаваясь различными значениями стойкости (Т=20, 30, 40, 50, 60 мин.), определяются скорости резания, соответствующие заданным периодам стойкости. Данные расчета наносятся на график «V-Т» протокола.

3.4.8. Сделать выводы по лабораторной работе.

4. Контрольные вопросы

4.1. Дайте описание способа торцового точения. Для чего используется этот способ?

4.2. Объясните способ нахождения величины С и m1 в зависимости ''V−T''.

4.3. Как определить «фиктивный» радиус затупления?

4.4. Объясните результаты опытов по установлению зависимости ''V−T''.

4.5. Что такое обрабатываемость?

4.6. Перечислите основные показатели обрабатываемости.

4.7. Какими методами определяется обрабатываемость?

4.8. В чем заключаются ускоренные методы определения обрабатываемости?

4.9. Как влияют на показатели обрабатываемости физико-механические свойства обрабатываемости материала?

4.10. Как влияет на показатели обрабатываемости структура обрабатываемого материала? Марка инструментального материала?

5. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Рыжкин А.А. Обработка материалов резанием: учеб. пособие /А.А. Рыжкин, К.Г Шучев., М.М Климов.- Ростов н/Дону: Феникс, 2008. – 411 с.- (Высшее образование).

- Рыжкин А.А., Шучев К.Г., Климов М.М. Обработка материалов резанием: учеб. пособие / А.А. Рыжкин, К.Г Шучев., М.М Климов.- Ростов н/Дону: Издательский центр ДГТУ, 2007. – 419 с.

- Гречишников В.А., Григорьев С.Н., Лукина С.В., Соломенцев Ю.М., Схиртладзе А.Г., Власов В.И. Процессы и операции формообразования и инструментальная техника. Учебник. –М.: МГТУ «Станкин», Янус-К, 2006.-280 с.

- Солоненко В.Г. Резание металлов и режущий инструмент: Учеб. пособие для вузов /В.Г. Солоненко, А.А. Рыжкин. – М.: Высш. шк., 2007. - 414 с.

- Кожевников Д.В., Кирсанов С.В. Резание материалов: Учебник для студентов высших учебных заведений / под общей редакцией С.В. Кирсанова. – М.: Машиностроение, 2007. 304 с.

- Рыжкин А.А., Дмитриев В.С., Боков А.И., Климов М.М., Шучев К.Г. Физические основы обработки материалов резанием. Учебное пособие. Ростов-на-Дону, ДГТУ, 1996. 354 с.

- Коженкова Т.И., Фельдштейн Е.Э. Лабораторные работы по резанию металлов. – Мн.: Выш. шк., 1985. – 176 с.

- Ящерицын П.И. и др. Теория резания, физические и тепловые процессы в технологических системах. – Мн., Высш. шк., 1990, 512 с.

- Грановский Г.И., Грановский Б.Г. Резание металлов, - 1985.

- Бобров В.Ф. Основы теории резания металлов. М., Машиностроение, 1975. 344 с.

- Вульф А.М. Резание металлов. -М.: Машиностроение, 1975, с. 214-216.