ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  № 5

### ТЕМПЕРАТУРА ПРИ РЕЗАНИИ МЕТАЛЛОВ

1.  Цель работы

Влияние режимов обработки на температуру резания при точении.

2.  Содержание работы

2.1. Ознакомление с методами измерения температуры резания, в том числе методом естественной термопары.

2.2. Исследование зависимости температуры резания от элементов режима резания.

2.3. Нахождение эмпирической формулы температуры резания графоаналитическим методом.

3.  Методика и порядок выполнения работы

  - Общие положения

Основными источниками выделения теплоты, возникающей при обработке режущим инструментом, являются деформации срезаемого слоя, трение стружки о переднюю поверхность и задних граней о поверхность резания и обработанную поверхность. Эта теплота нагревает инструмент, деталь и стружку; часть его непосредственно излучается в окружающую среду. Тепловыделение является важнейшим физическим фактором, сопровождающим процесс резания и оказывающим влияние на режимы резания. Нагрев инструментального материала выше допустимого предела вызывает снижение его твердости и износостойкости, а в итоге - стойкости инструмента и производительности процесса резания. Нагрев обрабатываемой детали и связанных с ней узлов станке и приспособлений приводит в некоторых случаях к значительным температурным деформациям, снижающим точность обработки.

Высокая температура, развивающаяся на режущей части инструмента, зависит от физико-механических характеристик обрабатываемого материала, геометрии инструмента, элементов режима резания и других факторов. Максимальное значение температуры в зоне резания принято называть температурой резания.

3.1.1. Экспериментальные методы измерения температуры резания

На практике температура резания может быть измерена следующими методами: калориметрическим (по температуре стружки); термопар (естественной, искусственной, полуискусственной, “бегущей”); радиационным; структурных превращений (для стальных инструментов); термокрасок, по температурам плавления чистых металлов и их солей, наносимых в виде тонких пленок на инструментальный материал.

Калориметрический метод позволяет определить количество теплоты, переходящей в стружку, деталь и режущий инструмент. На рис. 1. показана схема определения количества теплоты , переходящей при точении в стружку, и  ее средней температуры. Перед передней поверхностью резца установлен калориметр 1 с сеткой 2 для сбора стружки и ртутным термометром 3. Для обеспечения лучшего попадания стружки в калориметр резание производят при левом вращении шпинделя. Если обозначить через: - температуру смеси (воды в калориметре после резания),  - массу  воды в калориметре,  - начальную температуру воды в калориметре,  - массу стружки, г,  - теплоемкость стружки, то среднюю температуру стружки можно определить по формуле:

Рис. 1. Схема калориметрического метода

.                                 (1)

Количество теплоты, перешедшей в стружку, равно:

,                                    (2)

где  - теплоемкость горячей стружки;  - теплоемкость ненагретой стружки;  - начальная температура стружки.

Методы термопар. Для измерения средней температуры на контактных поверхностях инструмента и в различных точках контактных площадок применяют разнообразные термопары. На рис.2 показан метод подведенной (или искусственной) термопары. Резец представляет собой корпус 1, к которому прижата режущая пластина 2. В корпусе сделано отверстие, в которое вставлена изоляционная трубка 3. Стандартная термопара 4 (медьконстантан, хромель-алюмель и др.) с милливольтметром 5, подключенным к ее концам, вставлена в изоляционную трубку так, что ее спай касается нижней плоскости пластины 2. Спай термопары регистрирует температуру опорной плоскости пластины.

Рис. 2. Измерение температуры средней поверхности искусственной термопарой

Достоинством искусственного метода является возможность использования стандартных термопар с известными термоэлектрическими характеристиками, а потому не нуждающихся в специальной тарировке. Располагая отверстия в различных точках передней и задней поверхностей, можно изучить температурное поле в режущем клине инструмента. Недостатком метода является то, что  измеряемая температура ниже температуры на контактных поверхностях инструмента, а разность температур зависит от расстояния спая термопары до указанных поверхностей. Кроме того, метод  термопары трудно применить для вращающегося инструмента.

Вариантом метода искусственной термопары является метод полуискусственной термопары (рис.3), когда одним термоэлектродом служит элемент стандартной термопары (хромель), другим – материал инструмента или обрабатываемой детали.

Применение схемы, представленной на рис.3,б, позволяет дополнительно изучить распределение термо-ЭДС (температур) по длине режущей кромки инструмента. Проволочка стандартной термопары 1, введенная в боковое отверстие обрабатываемой детали, последовательно перерезается разными участкам лезвия сверла, начиная от оси.

Метод естественной термопары, предложенный еще в начале     XX в для измерения температур при резании, до настоящего времени не потерял своей актуальности. Суть метода состоит в том, что термопару образуют материал инструмента и обрабатываемой детали; «горячим» спаем термопары является зона резания (или одна из контактных площадок – «передняя поверхность инструмента – стружки», «задняя поверхность – обрабатываемая деталь»). Если такую специфическую термопару включить в измерительную цепь, то регистрируемая при резании термо-ЭДС будет пропорциональна температуре «горячего» слоя.

Рис.3. Схемы полуискусственной термопары: а - термоэлектрод – материал инструмента; б - термоэлектрод – материал детали

Этим методом, очевидно, измеряется не максимальная, а некоторая средняя температура зоны резания, так как «горячий» спай термопары «резец-деталь» можно представить бесконечно большим числом параллельно соединенных микротермоэлементов с разным внутренним сопротивлением , каждый из которых генерирует свою термо-ЭДС , ….. В результате регистрируемая прибором термо-ЭДС находится по известному соотношению ,                                                    (3)

где  - проводимость -го микротермоэлемента.

Одна из принятых схем измерения температур при точении методом естественной термопары показана на рис. 4, а на рис. 5 – схема тарирования этой термопары.

| Рис. 4. Схема измерения температуры резания методом естественной термопары | Рис. 5. Схема тарировки термопары в расплавленном металле |
| --- | --- |

Заготовка 1 и резец 2 изолированы от массы станка текстолитовыми прокладками. Чтобы избежать паразитных термопар, которые могут возникнуть в месте крепления режущей пластины к корпусу резца, применяют цельные резцы. Заготовка изолируется от станка для устранения влияния паразитных термопар. Однако их роль при высокой температуре контактных поверхностей инструмента незначительна, поэтому и из-за некоторого снижения точности измерения установку можно упростить, сохранив изоляцию только резца и ртутный токосъемник. Вместо ртутного токосъемника можно применять скользящие медно-графитовые щетки.

Достоинством метода естественной термопары является то, что его легко осуществить не только при точении, но и при других видах механической обработки.

Для перевода показаний милливольтметра в градусы естественная термопара «инструмент-деталь» тарируется, один из способов этой тарировки в ванне из жидкого металла показан на рис. 5. Температура нагрева жидкого металла в ванне с термоэлектродами 1 и 2 (из материала инструмента и обрабатываемой детали) контролируется стандартной термопарой 3 и прибором 4, а прибор 5 показывает при нагреве величину термо-ЭДС, развиваемую естественной термопарой. Нагревая и охлаждая расплавленный металл, строят тарировочный график «».

Метод естественной термопары отличается надежностью, так как температура резания стабилизируется в течение 2-3с; к недостатку метода можно отнести необходимость иметь тарировочные графики для каждой конкретной пары «инструментальный-обрабатываемый материалы».

Разновидностью метода искусственной термопары является метод измерения термо-ЭДС с помощью специального разрезного резца (рис.6), используемого нами для изучения влияния режимов резания на распределение температур по контактным площадкам [3].

Рис.6. Конструкция составного резца для раздельного

измерения термо-ЭДС при резании

Резец был собран из изолированных друг от друга и от корпуса резца режущих пластин, изготовленных из твердого сплава или быстрорежущей стали, таким образом, что пластина 1 выполняла роль задней, а пластина 2 – роль передней поверхностей, изолированных по плоскости разъема пластинками слюды. Болтами 6 осуществлялась регулировка пластин 1и 2; провода 7 служили для подключения режущих пластин к регистрирующему прибору. Был использован двухлучевой электронный осциллограф, что позволило раздельно измерять величины  и  или их разницу . На рис.7 в качестве примера показаны осциллограммы  и , снятые при свободном резании (, , ) трубок из серого чугуна.

г)                                      д)

Рис. 7. Осциллограммы, полученные при свободном резании

серого чугуна резцами из Р18 для разных подач ( м/с, =90 с): а, б -  м/об; в -   м/об;

г -   м/об; д -   м/об.

Для изучения закономерностей распределения температур на контактных площадках инструмента эффективно применение метода  «бегущих» термопар (рис.8). Деталь 4 выполняют в виде винтового гребня прямоугольного профиля. В ней сверлят отверстие диаметром 0,5…0,7мм, в которое вставляют электроды 1 и 2 термопары в защитной трубке 3 из материала детали. Электродами термопары служат изолированные проволочки диаметром 0,1 мм из меди и константана. Концы К1 и К2, К3 и К4 термопар подключены к осциллографу. При перерезании резцом защитной трубки и термопары электроды замыкаются на контактной поверхности стружки и поверхности резания. Часть электродов, двигаясь со скоростью стружки, через контакты К1 и К2 фиксирует на пленке осциллографа температуры по длине площадки контакта стружки с резцом. Другая часть электродов, перемещаясь со скоростью, равной скорости резания, через контакты К3 и К4 фиксирует температуры на площадке контакта поверхности резания с резцом.

| Рис.8. Схема измерения температуры «бегущей» термопары. | Рис.9. Температурное поле передней поверхности резца. (Б.И. Костецкий. [4]) |
| --- | --- |

Кроме названных, известны другие методы оценки температуры резания: по измерениям микротвердости на различной глубине поверхности стального инструмента (метод А.П. Гуляева) [5] и по изменениям микроструктуры отдельных участков площадок износа в тонких поверхностных слоях (20…30 мкм) (метод Б.И. Костецкого). Обработывая резцами из Р9 углеродистую сталь с пределом прочности кгс/мм2, Б.И. Костецкий [4] установил, что на глубине порядка 0,3-0,4 мм в центре лунки износа при нормальной стойкости температура достигала 8500 (рис.9).

Ценным в использовании этого трудоемкого измерения температуры является то, что он позволяет косвенно оценить температуру в бесконечно тонких слоях рабочей части стального инструмента и оперировать с малыми по толщине температурными полями.

К косвенным методам оценки температур резания относится метод пленок и термокрасок.

Метод пленок заключается в том, что на контактные площадки инструмента наносятся в вакууме тонкие слои чистого металла или окислов с известной температурой плавления. Теплота, выделяющаяся при резании, оплавляет пленку в области, где достигается температура ее плавления, и тем самым обозначает соответсвующую изотерму. На рис.10 показаны изотермы, полученные нами на боковых сторонах твердосплавных пластин при истирании их о вал из стали 35.

|  | Рис. 10. Изотермы на твердосплавных пластинах при трении по стали 35: а – пленка Ag (температура плавления 9610С); б – пленка CdCl (5680С); в – пленка Zn (4200С) |
| --- | --- |

Метод термокрасок использует наносимые на рабочую часть инструмента специальные составы, обладающие способностью менять цвет при определенных температурах (табл. 1)

Таблица 1

Характеристики термокрасок (по А.А.Авакову)

| Продолжительность действия тепла на кромку, мин |  | Переход цвета |
| --- | --- | --- |
| 5 | 30 |  |
| Температура изменения цвета, 0С |  |  |
| 155 | 140 | из пурпурного в голубой |
| 190 | 175 | из белого в зеленовато-коричневый |
| 235 | 220 | из зеленого в темно-коричневый |
| 305 | 290 | из желтого в красновато-коричневый |
| 370 | 340 | из белого в светло-коричневый |
| 470 | 440 | из фиолетового в белый |

Температура, определяемая цветом краски, как это видно из табл.1, зависит от продолжительности действия тепла на краску. Последнее означает, что для изменяющегося со временем температурного поля линии раздела двух цветов за время опыта (в силу удлинения времени теплового воздействия на термокраску) перемещаются от зон высоких температур в зону сравнительно низких температур. Эта особенность термокрасок несколько сужает область их эффективного применения в исследованиях процессов резания.

Кроме этого термокрасками нельзя непосредственно измерять температуру областей, находящихся в окрестности вершины резца, так как краски в этих местах стираются сходящей стружкой.

Известные методы бесконтактного измерения температур резания - оптический и радиационный, которые основаны на регистрации теплового излучения отдельными участками детали и инструмента в процессе обработки, дают большую точность измерения температур, чем косвенные, но они достаточно дороги.

  - Методика выполнения работы

Работа выполняется на токарно-винторезном станке 1К62 резцами, оснащенными сменными многогранными пластинками (СМП) из твердого сплава марки Т15К6 ( =8°, 1 =10°,  = 15°,  = 45°,  1 = 45°,   = 3...5°,   = 0,2...0,5 мм). Обрабатываемый материал сталь 45.

При проведении опытов устанавливается зависимость температуры резания от скорости при постоянных глубине и подаче, строится зависимость ° = (V); при постоянных скорости резания и глубине зависимость ° =  (S); при постоянных скорости резания и подаче - ° =  (t).

Наибольшее распространение и всеобщее признание получил для измерения температуры резания металлов метод естественной термопары, где одним термоэлектродом является инструмент, другим обрабатываемая заготовка. На рис.11 представлена схема замера температуры методом естественной термопары "резец-деталь". Обрабатываемая заготовка устанавливается в патрон станка и поджимается центром задней бабки 2, выполненным в виде токосъемника, изолированного от корпуса станка. Конструкция токосъемника может быть различной: ртутная ванна , медно-графитовые щетки и т.д. При резании из-за разности температур горячего и холодного спаев возникает термоэлектродвижущая сила (термо-э.д.с.), пропорциональная этой разности, которая регистрируется милливольтметром 3.

#### Рис. 11. Схема замера температуры методом естественной термопары

#### 1 - заготовка; 2 – токосъемник; 3 – милливольтметр; 4 – резец.

Для устранения шунтирования термоЭДС по электрической цепи станка резец 4 и заготовка изолируются. Для переходе от показаний милливольтметра к температуре термопара "резец-деталь" тарируется с тем милливольтметром, который будет включен в цепь при измерении температуры. Термопара, составленная из материала режущей части инструмента (твердый сплав) и материала заготовки (сталь 45), помещается в ванну с расплавленным металлом (обычно олово или алюминий) вместе с контрольной (эталонной) термопарой (рис. 5). При изменении температуры в печи через определенные интервалы одновременно фиксируют показания эталонной и тарируемой термопар. По данным тарировки затем строится график "0С – mV". При выполнении лабораторной работы можно не проводить тарировку, а воспользоваться тарировочными кривыми (рис. 12).

Рис.12. Тарировочные кривые термопар "сталь45 – твердый сплав".

Для получения частных зависимостей измеряется термоЭДС в «mV», и по тарировочному графику (рис. 12) находится температура, соответствующая каждому опыту. Количество опытных точек в каждой серии должно быть не менее трех. Данные по измерению температуры заносятся в протокол.

3.3. Обработка опытных дaнных

Частные зависимости

и 	(4)

выраженные степенными функциями, в декартовых координатах представляют собой кривые, неудобные для исследования закономерностей при резании. Если эти зависимости построить в двойной логарифмической сетке координат, то они изобразятся прямыми линиями, наклоненными под разными углами к оси абсцисс. В самом деле, прологарифмировав одну из этих зависимостей, получим

или  		(5)

Последнее равенство есть уравнение прямой линии в логарифмических координатах причем тангенс угла наклона прямой к оси абсцисс равен показателю степени "х", т.е. tg = x (рис. 13). Наносим данные эксперимента на логарифмическую сетку (в протоколе) и строим три прямые линии - графическое изображение частных зависимостей температуры от скорости, подачи и глубины резания. Определяем углы наклона прямых и получаем показатели степеней  х = tg ,  y = tg   и  z = tg   соответствующих членов степенных зависимостей.

Общее уравнение зависимости температуры резания от исследуемых факторов имеет вид:

θo=Cθ⋅Vx⋅Sy⋅tz.				(6)

В этом уравнении x, y и z найдены из частных зависимостей типа (4). Коэффициент C определяем из формулы (6):

Cθ1=θ1V1x∗S1y∗t1z−

Cθ2=θ2V2x∗S2y∗t2z−		(7)

Cθ3=θ3V3x∗S3y∗t3z−

и находятся как средне-арифметические 3-5 опытов:

Cθ=Cθ1+Cθ2+Cθ33.		(8).

Подставляя (8) в (6), получим исходную зависимость (6)

Наносим данные эксперимента на логарифмическую сетку (в протоколе) и строим три прямые линии - графическое изображение частных зависимостей температуры от скорости, подачи и глубины резания. Определяем углы наклона прямых и получаем показатели степеней  х = tg ,  y = tg   и  z = tg   соответствующих членов степенных зависимостей.

Общее уравнение зависимости температуры резания от исследуемых факторов имеет вид:

(3)

В этом уравнении x, y и z  найдены из частных зависимостях типа (1). Коэффициент C определяется из формулы (3).

(4)

И находятся как средне-арифметическое 3-5 опытов:

(5)

Рис. 13. Зависимость температуры резания от параметров режима резания: кривая 1 - от скорости =f(V), 2 - от подачи =f(S), 3 - от глубины резания =f(t).

Построение графиков зависимостей можно проводит по выражениям:

[мм] = 85 lg;		V[мм] = 85 lg;

S[мм] = 85 lg10S;		t[мм] = 85 lg10t.	(9)

  - Порядок выполнения работы

3.4.1. Подготовить станок, инструменты и приборы для работы.

3.4.2. Собрать электрическую схему измерения температуры согласно рис. 1.

3.4.3. Провести 1 серию опытов по установлению зависимости температуры от скороcти резания при t = const и S = const. Скорость резания изменяется в пределах 20-200 м/мин.

3.4.4. При V = const  провести 2 серию опытов и установить зависимость температуры от подачи. Подача изменяется в пределах 0,1...1 мм/об.

3.4.5. Провести 3 серию опытов при  V = const  и  S = const и установить зависимость температуры от глубины резания. Диапазон изменения глубины резания 0,3... 3,0 мм.

3.4.6. Данные по измерению температуры в каждой из трех серий заносятся в протокол, и строятся частные зависимости:

,

3.4.7. Производится обработка опытных данных и находятся зависимости температуры от скорости резания, подачи, и глубины резания.

3.4.8. Сделать выводы о степени влияния каждого параметра режима резания, а также целесообразности, в связи с этим увеличивать сечение среза при назначении режима резания.

3.4.9. Оформить отчет.

- Контрольные вопросы

- Уравнение теплового баланса при резании.

- Перечислите источники образования теплоты при резании.

- Какое влияние оказывает теплообразование на процесс резания?

- Что называют температурой резания?

- Дайте определение элементам режима резания.

- Перечислить методы измерения температуры резания.

- Объяснить работу установки для измерения температуры резания по методом естественной термопары.

- Проанализировать влияние  на температуру резания и сделать выводы о последовательности назначения элементов режима резания.

- Как влияет на температуру резания скорость резания; чем можно объяснить такой характер влияния?

- Как влияют на температуру резания подача и глубина резания; чем можно объяснить такой характер их влияния?

- Как установить формулу связи  по имеющимся опытным данным.

- Как определяется коэффициент  и что он характеризует?

- В чем сущность тарировки термопары?

- Объяснить методику выполнения работы.

- Характеристика методов искусственной и полуискуственной термопары, их достоинства и недостатки.

- Факторы, влияющие на величину температуры резания при точении.

- Как влияют на температуру резания геометрические параметры резца, свойства обрабатываемого материала, смазывающе-охлаждающие жидкости?

5. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Рыжкин А.А. Обработка материалов резанием: учеб. пособие /А.А. Рыжкин, К.Г Шучев., М.М Климов.- Ростов н/Дону: Феникс, 2008. – 411 с.- (Высшее образование).

- Рыжкин А.А., Шучев К.Г., Климов М.М. Обработка материалов резанием: учеб. пособие / А.А. Рыжкин, К.Г Шучев., М.М Климов.- Ростов н/Дону: Издательский центр ДГТУ, 2007. – 419 с.

- Ryshkin A. Uber die elekfrischen Erscheinungen beim Shanen von Metallen. //WZ der TH Karl-Marx – Stadt. -1973, 15. –Heft 4, S. 711 – 725.

- Костецкий Б.И. О методике исследования теплообразования при резании металлов. //Заводская лаборатория. -1946. -№10-12.

- Гуляев А.П. Температура резания и методы ее определения. // Заводская лаборатория. -1949. - №6.

- Гречишников В.А., Григорьев С.Н., Лукина С.В., Соломенцев Ю.М., Схиртладзе А.Г., Власов В.И. Процессы и операции формообразования и инструментальная техника. Учебник. –М.: МГТУ «Станкин», Янус-К, 2006.-280 с.

- Солоненко В.Г. Резание металлов и режущий инструмент: Учеб. пособие для вузов /В.Г. Солоненко, А.А. Рыжкин. – М.: Высш. шк., 2007. - 414 с.

- Кожевников Д.В., Кирсанов С.В. Резание материалов: Учебник для студентов высших учебных заведений /Под общей редакцией С.В. Кирсанова. – М.: Машиностроение, 2007. 304 с.

- Рыжкин А.А., Дмитриев В.С., Боков А.И., Климов М.М., Шучев К.Г. Физические основы обработки материалов резанием. Учебное пособие. Ростов-на-Дону, ДГТУ, 1996. 354 с.

- Коженкова Т.И., Фельдштейн Е.Э. Лабораторные работы по резанию металлов. – Мн.: Выш. шк., 1985. – 176 с.

- Ящерицын П.И. и др. Теория резания, физические и тепловые процессы в технологических системах. – Мн., Высш. шк., 1990, 512 с.

- Грановский Г.И., Грановский Б.Г. Резание металлов, - 1985.

- Гапонкин В.А.и др. Обработка резанием, металлорежущий инструмент и станки. – М.: Машиностроение, 1990. - 448 с.

- ГОСТ 25762 – 83. Обработка резанием: Термины, определения и обозначения общих понятий. – Введ. 01.07.84.- М., 1983.- 41 с.

- Бобров В.Ф. Основы теории резания металлов. М., Машиностроение, 1975. 344 с.

- Васин С.А., Верещака А.С., Кушнер В.С. резание материалов: Термомеханический подход к системе взаимосвязей при резании: Учеб. для техн. вузов. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001. – 448 с.