Методические рекомендации по изучению дисциплины

Успешное освоение изучаемого курса предполагает сочетание теоретической подготовки по лекционному материалу, учебным пособиям, справочной литературе, нормативам по режимам резания и развитие практических навыков, экспериментальных исследований на лабораторных работах по «Обработке материалов резанием» при изучении отдельных разделов курса.

Программа курса состоит из    час. лекционных занятий,    часов лабораторных занятий и    часов практических занятий. Время на самостоятельную работу предусматривает изучение отдельных тем которые не излагаются на лекционных занятиях. Рекомендованная учебная литература необходима для более широкого иллюстративного изучения лекционного курса и развития навыков пользования справочными и нормативными материалами.

В этой связи рекомендуется безусловное посещение лекционных занятий. Самостоятельное изучение курса допускается в индивидуальном порядке в форме работы по индивидуальному плану, составленному и регулярно – контролируемому преподавателем. В обычном случае самостоятельная работа студента включает усвоение и  повторение лекционного материала, ознакомление с учебными пособиями и нормативной литературой. Для лучшего усвоения лабораторного материала необходима самостоятельная предварительная подготовка по кафедральным разработкам и методическим пособиям.

В соответствии с программой предусмотрено четыре 4-х часовых лабораторных работы выполнение которых обязательно для студентов всех форм обучения.

При изучении курса, учитывая современные тенденции металлообработки следует провести четкую дифференциацию курса по разделам: Раздел представляет собой уровни ряда учебных элементов, объединенных общими существенными признаками. Например: - методы формообразования (виды обработки);

- геометрия инструмента, ее единство при инструментальном многообразии;

- режимы резания, преобладающее значение скорости и стойкости (производительности и себестоимости), оптимизации их связи;

- особенности, требования, тенденции развития физико-механических свойств материалов режущей части инструмента;

- физика процесса резания, разрушение, тепловые, температурные, электрические явления при резании;

- энергетические характеристики процесса резания: единство подхода при определении усилий, мощностей резания для различных методов формообразования;

- особенности абразивной, финишной обработки, абразивные материалы и инструменты, методы формообразования;

- прикладное, практическое значение курса «Обработка материалов резанием»: выбор режимов резания, их оптимизация, структура САПР режимов резания, особенности выбора режимов резания для широкоуниверсальных станков с ЧПУ, гибких автоматических модулей.

Приведенный перечень уровней (разделов) расположенных по дедуктивному принципу охватывает полный массив курса подлежащего изучению и освоению.

Умение дифференцировать и объединять учебный материал по общим признакам позволяет обучающемуся не просто изучать отдельные курсы и разделы вне связи друг с другом, а выстроить свой знания, системно, стройно, четко определить границы знаний, проследить перспективы развития изучаемого курса.

Лабораторные работы представляют собой практическое изучение отдельных основных разделов курса:

-единство геометрии – комплекс лабораторных работ по изучению геометрии резцов, сверл, фрез, метчиков;

-физика процесса резания – лабораторные работы по определению температуры при резании, по определению удельной деформации;

-энергетические характеристики процесса резания – лабораторные работы по динамометрированию и определению усилий и мощностей при точении, сверлении.

Практические работы дисциплины выполняются как в часы практических занятий, так и часы самостоятельной работы. В часы практических занятий выполняются расчетные работы при участии преподавателя, что позволяет проводить необходимые обсуждения и дискуссии по содержательной части работы.

Этапы практических работ, связанные с изучением литературы, разработкой современных методик, подготовкой презентаций и т.д. выполняются в часы самостоятельной работы с использованием компьютерной техники и современных средств телекоммуникаций.

Таким образом, комплекс лабораторных и практических работ является дополнительной практической информацией изучаемого курса, и способствует более глубокому усвоению учебного материала по курсу «Обработка материалов резанием».

ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

Лабораторная работа № 1

Геометрия режущей части токарных резцов

Лабораторная работа № 2

Геометрия режущей части спиральных сверл

Лабораторная работа № 3

Геометрия рабочей части фрез

Лабораторная работа № 4

Изучение деформации срезаемого слоя

Лабораторная работа № 5

Температура при резании металлов

Лабораторная работа № 6

Определение зависимости между скоростью резания и стойкостью инструмента при точении методом торцовой обточки

Лабораторная работа № 7

Измерение сил резания при обработке отверстий

Лабораторная работа № 8

Исследование износа резцов и определение оптимальных режимов резания для одноинструментальной обработки

Лабораторная работа № 9

Исследование усилии резания при точении

Лабораторная работа № 10

Исследование влияния условий резания на качество обработанной поверхности при точении

К выполнению лабораторных работ разработаны методические разработки:

Рыжкин А.А., Алиев М.М. Обработка материалов резанием: лабораторный практикум. – Ростов н/Д: ДГТУ, 2015. – 191 с.

Рыжкин А.А., Алиев М.М. Резание материалов: лаб. практикум: учеб. пособие.- Ростов н/Д: ИЦ ДГТУ, 2008. -174 с.

Алиев М.М. Исследование усилий резания при точении: учеб. пособие/ - Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2008. -39 с.

Рыжкин А.А., Алиев М.М. Исследование условий резания на качество обработанной поверхности: лаб. практикум. - Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2008. - 52 с.

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

| № | Тема практического занятия |
| --- | --- |
| 1. | Геометрия режущего инструмента и характеристики срезаемого слоя для точения, фрезерования, обработки отверстий, резьбо –и зубонарезания и шлифования. |
| 2. | Инструментальные режущие материалы. |
| 3. | Расчет стартовых режимов резания для одноинструментальной лезвийной обработки: |
| 3.1 | Определение усилий и мощности резания. |
| 3.2 | Режимы резания для операций: Точение |
| 3.3 | Фрезерование |
| 3.4 | Обработка отверстий |
| 3.5 | Резьбо– и зубообработка |
| 3.6 | Протягивание |
| 3.7 | Абразивная обработка |
| 4 | Расчет оптимального режима резания при одноинструментальной обработке: |
| 4.1 | Тепловые явления при резании; Оптимальная температура резания. |
| 4.2 | Оптимизация процесса резания по минимуму интенсивности изнашивания (экспериментальный метод) |
| 4.3 | Расчеты оптимальной скорости резания при точении по уравнению теплового баланса |
| 5. | Назначение режимов электроэрозионной обработки заготовок инструмента. |

Для выполнения практических работ разработаны методические материалы:

Оптимизация режима резания при лезвийной обработке: учеб. пособие /А.А. Рыжкин, Д.В. Моисеев, А.И. Боков, М.М. Алиев, Ю.А. Олейникова. Донской гос. техн. ун-т. – Ростов-на-Дону: ДГТУ, 2017.-34 с.

Рыжкин А.А. Обработка материалов резанием: учеб. пособие / А.А. Рыжкин, К.Г. Шучев, М.М. Климов. – Ростов н/Д: ИЦ ДГТУ, 2007. -419 с.

Рыжкин А.А. Обработка материалов резанием: учеб. пособие / А.А. Рыжкин, К.Г. Шучев, М.М. Климов. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. -411 с.

Солоненко В.Г. Рыжкин А.А. Резание металлов и режущие инструменты: Учеб. пособие для вузов/ В.Г. Солоненко, А.А. Рыжкин. –М.: Высш. шк., 2007.- 414 с.

Солоненко В.Г. Рыжкин А.А. Резание металлов и режущие инструменты: Учеб. пособие / В.Г. Солоненко, А.А. Рыжкин. –М.: ИНФРА-М, 2011.- 416 с. – (Высшее образование).

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

М.М. АЛИЕВ

ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ОБРАБОТКИ

МАТЕРИАЛОВ РЕЗАНИЕМ

Курс лекций

Ростов-на-Дону

2025

Роль обработки материалов в технологических процессах машиностроительного производства

Главной задачей современного машиностроительного производства является обеспечение выпуска высококачественной, конкурентоспособной техники. Качество и точность получаемых деталей при заданных параметрах производительности и экономичности сегодня достигаются исключительно на операциях обработки резанием. Поэтому дальнейшее повышение эффективности процесса резания, особенно в условиях автоматизированного производства, не только техническая, но и социальная проблема.

За последнее десятилетие арсенал отечественного машиностроения пополнился новыми, нетрадиционными методами обработки, в которых использованы немеханические виды энергий; российской инструментальной промышленностью освоено производство прогрессивных конструкций инструментов из твердого сплава, быстрорежущих сталей и сверхтвердых материалов, в том числе с износостойкими покрытиями; разработаны новые марки инструментальных режущих материалов; освоена производственная обработка деталей из сверхтруднообрабатываемых материалов, в том числе композитов и керамик; значительные достижения получены в области оптимизации и мониторинга процесса резания.

Теоретические и экспериментальные исследования процесса резания, выполненные российскими и зарубежными учеными, дали в руки технолога-машиностроителя набор современных методов и средств управления процессом резания с целью повышения производительности и качества изделий. Это прежде всего методы обеспечения максимальной износостойкости режущего инструмента, его надежности и долговечности, методы расчетной оценки стойкостных характеристик инструмента, методы выбора оптимальных режимов резания, обеспечивающих заданный ресурс инструмента, экономические показатели процесса обработки и характеристики качества обрабатываемых деталей.

Учебное пособие написано на основе многолетнего опыта чтения авторами одноименного курса на кафедре «Металлорежущие станки и инструмент» Донского государственного технического университета. По своей структуре оно отличается от подобных работ, так как не сориентировано на изучение конкретных методов обработки резанием, а рассматривает общие закономерности механики и физико-химических процессов обработки.

В учебном пособии в качестве базовых использованы труды отечественных (советских и российских) ученых, обогативших мировую науку и практику обработки материалов резанием: А.А.Авакова, Г.И.Грановско-го, В.А.Кривоухова, А.В.Панкина, А.М.Вульфа, А.М.Розенберга, М.И.Клушина, Н.Н.Зорева, Т.Н.Лоладзе, А.Д.Макарова, В.Ф.Боброва, И.П.Третьякова, А.Н.Резникова, Н.В.Талантова, Е.Н.Маслова, В.К.Стар-кова, С.С.Силина, М.Ф.Полетики, В.Ф.Безъязычного, А.С.Верещаки, В.П.Табакова, А.М.Шустера, Ф.Я.Якубова, В.М.Мацевитого, Ю.Г.Кабал-дина и др., а также зарубежных ученых В.Давиля, Е.М.Трента, М.Шоу, А.Баттахария и др.

При изложении вопросов износа режущих инструмента, тепловых явлений в зоне обработки, расчета оптимальных режимов резания, применения износостойких покрытий использованы результаты научно-исследовательских работ авторов. Наряду с изложением традиционных вопросов геометрии инструмента, механики процесса резания, инструментальных режущих материалов, качества поверхности и обрабатываемости материалов резанием в пособии впервые в отечественной практике построения аналогичного курса приводятся теоретические зависимости для расчета интенсивности изнашивания или стойкости режущих инструментов, в том числе и разработанных авторами пособия с использованием основных положений термодинамики необратимых процессов и синергетики. Хотя такой подход более приемлем для структуры научной монографии, авторы умышленно пошли на усложнение излагаемого материала по этому вопросу, чтобы читатель (а это в основном студенты  старших курсов и магистранты, обучающиеся по направлению «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств») смог оценить всю сложность механо-физико-химических процессов при резании и принять правильное решение по оценке износостойкости инструмента в своей практической деятельности.

В пособии рассмотрены термодинамические и технологические аспекты выбора и расчета оптимального режима резания. Функционирование инструмента в системе резания на режимах минимальной интенсивности изнашивания рассматривается с точки зрения теории самоорганизации систем, а сам процесс резания представляется как система.

Не претендуя на исчерпывающую полноту изложения затронутых проблем, авторы в то же время надеются, что данная книга может стать существенным дополнением к имеющимся учебным пособиям и в определенной мере восполнит дефицит учебной литературы, посвященной физическим аспектам обработки материалов резанием.

1. ВВЕДЕНИЕ

Машиностроение и металлообработка в целом находятся в процессе постоянного совершенствования и развития. Главным фактором процесса в этих отраслях промышленности на современном этапе является все возрастающая конкуренция между производителями техники, заставляющая постоянно искать пути снижения себестоимости изделий при удовлетворении повышенных требований к их качеству.

Для решения этой комплексной проблемы актуальными являются повышение технического уровня, обновление и модернизация станочного парка, интенсификация рабочих процессов производства машин, их технологического оснащения, использование материалов и достижений прикладной и фундаментальной науки.

В современном мировом машиностроительном производстве обработка резанием играет ведущую роль, что обеспечивается ее неоспоримыми преимуществами по сравнению с другими методами обработки материалов. Главными из них являются:

- высокая  универсальность, что позволяет изготавливать детали разнообразных форм и размеров из различных материалов;

- высокая точность обработки, обеспечивающая точность размеров на уровне 6-го квалитета по ISO и выше. Наряду с высокой точностью методы обработки резанием обеспечивают высокое качество поверхности детали по показателям шероховатости и волнистости;

- высокая экономичность и гибкость процессов обработки ре-занием.

Несмотря на имеющиеся достижения в использовании методов литья и обработки давлением для окончательной обработки деталей, особенно в условиях массового производства, обработка резанием, лезвийная и абразивная, и в обозримом будущем будет превалировать при изготовлении деталей машин.

Проблема повышения эффективности обработки резанием на мировом уровне решается параллельным развитием станкостроения и инструментальной промышленности. Назовем основные тенденции развития этих отраслей на ближайшую перспективу, сложившиеся в мировой практике и фактически сформулированные на последней выставке «Металлообработка 2006» и в материалах конференции «Отечественное прогрессивное металлообрабатывающее оборудование и технологии для российского машиностроения» (Москва, Красная Пресня, 24-25 мая 2006 г.):

1. Рост уровня автоматизации технологических систем и повышение их гибкости. Так как ведущим видом производства сегодня является средне- и мелкосерийное, то станкостроение должно решить проблему проектирования гибких производственных ячеек и модулей и выпуск станков, оснащенных системами с ЧПУ с открытой архитектурой.

2. Дальнейший поиск конструктивных решений сверхточных станков, реализующих нанотехнологии, когда допускаемая погрешность формы таких деталей составляет 10-100 нм, шероховатость =2-10 нм, сечение среза порядка 20 мкм (детали медицинской техники, аппаратов для биологических исследований).

3. Широкое применение мехатронных систем и прямого привода, суть последнего заключается в том, что деталь (или инструмент) получает вращение от привода, элементом которого служит сам шпиндель;  создание станков на базе пространственных механизмов параметрической структуры – гексаподов.

4. Развитие агрегатно-модульного принципа построения станков, позволяющего в короткий срок (2-5 месяцев) обеспечить изготовление отечественных станков, соответствующих требованиям заказчика (по оценке зарубежных экспертов, фирмы, предлагающие на рынке станочное оборудование на две недели раньше других, захватывают 85%  рынка).

5. Увеличение степени концентрации технологических операций на одном станке, прежде всего на станках типа «обрабатывающий центр» - токарно-сверлильно-фрезерно-расточные; сверлильно-фрезерно-расточ-ные; лазерные комплексы в сочетании с механической обработкой и др.

6. Широкое применение электро- и физико-химических, а также комбинированных методов обработки, особенно для деталей сложной формы и из труднообрабатываемых материалов.

Из других направлений стоит отметить повышение уровня безопасности и экологичности процессов обработки, совершенствование мониторинга станков (контроль деформации узлов, температуры отдельных узлов и подсистем, процесса резания и корректировка режимов обработки), повышение качественных показателей станков.

Необходимо обратить внимание и на совершенствование качества режущего инструмента как важного звена технологической системы и направления интенсификации режимов обработки.

Наблюдается тенденция дальнейшего повышения скоростей резания на станках средних размеров до 10000 м/мин и соответственно частоты вращения шпинделя до 40000-50000 об/мин (сверхскоростное резание). Этот вид резания применим для изготовления сложных деталей из легких сплавов, при  обработке которых в стружку уходит до 80-90% массы заготовок. Широкое применение скоростного резания требует повышения точности (1-2 мкм) и жесткости шпиндельных узлов, создания надежных систем контроля состояния режущего инструмента и качества обработки с включением их в систему ЧПУ станка, повышения эффективности отвода стружки из зоны резания, в том числе путем совершенствования СОЖ и систем ее подачи в зону резания (при фрезеровании алюминия со скоростью 3000 м/мин и мощности привода 100 кВт «выход» стружки составляет более 1000 кг/час).

Важными методами совершенствования обработки резанием являются оптимизация конструктивных параметров инструмента в зависимости от свойств обрабатываемых материалов и применение новых режущих материалов и технологий их поверхностного упрочнения, в том числе технологии нанесения многофункциональных покрытий. В качестве одного из направлений совершенствования инструментальных материалов следует считать изменение структуры твердых сплавов и состава покрытий, прежде всего, уменьшением размера зерна до ультрамелкого (0,3-0,5 мкм) и разработку технологий получения нанопорошков; оптимизацию прочностных свойств режущей керамики и увеличение объемов применения кубического нитрида бора. В качестве основы производства современных твердых сплавов считается комбинация градиентной основы сплава с многослойными покрытиями - .

В настоящее время основной путь повышения эффективности обработки резанием – экономия времени, т.е. уменьшение основного и вспомогательного времени обработки. Первая проблема решается, как указывалось, совершенствованием конструкций и повышением режущих свойств металлорежущего инструмента, вторая – использованием принципа непрерывной обработки, применением предварительно настраиваемых и поднастраиваемых инструментальных систем, автоматизацией манипулирования инструментом и заготовками.

Тем не менее, главное направление достижения эффективности металлообработки – наиболее полное использование машинного времени, т.е. работа с максимальной производительностью.

В этой связи изменяются подходы к выборам периода стойкости инструмента, работающего на многоцелевых станках с ЧПУ. Необходимость работы с максимальной производительностью обеспечивает уменьшение срока окупаемости дорогостоящего оборудования и снижения периода стойкости. Так, по данным  фирмы Sandvik Coromant, период стойкости твердосплавных пластин в современных условиях обработки стали составляет 15-20 мин, а при обработке твердыми сплавами нержавеющих сталей может быть выбран и меньшим.

Целью изучения курса «Обработка материалов резанием» является ознакомление с основными закономерностями механо-физико-химических явлений, имеющих место в процессе взаимодействия формоизменяющего инструмента с обрабатываемым материалом, и возможностями направленного воздействия на эти процессы с целью их оптимизации, повышения качества и производительности технологических систем обработки.

Эту цель предполагается достигнуть через решение следующих задач:

1) изучить основные положения теории обработки материалов резанием;

2) изучить основные методы экспериментальных исследований в области обработки материалов резанием;

3) изучить основные направления совершенствования процессов обработки материалов;

4) изучить методы решения конкретных инженерных задач, возникающих при обработке материалов: выбор инструментальных материалов, геометрических параметров инструмента, режимов обработки, состава СОТС; расчеты усилий при обработке, температуры контакта, стойкости и расхода инструмента.

По своему месту среди дисциплин, изучаемых в техническом университете, курс «Обработка материалов резанием» является как профилирующей для специальностей 151001, 151002, 151003 и 150206, так и одной их общетехнических дисциплин (наряду с курсами «Механика деформируемого твердого тела», «Основы металлургических процессов»), которые были введены в ДГТУ в учебные планы подготовки специалистов технологического направления независимо от их дальнейшей специализации. Введение в учебные планы указанных дисциплин обусловлено нынешней концепцией подготовки специалистов с высшим образованием для машиностроения, предусматривающей расширенную подготовку по проблемам общего машиностроения.

При изучении курса «Обработка материалов резанием» используются знания, полученные студентами при изучении высшей математики, физики, химии, теоретической механики, теплотехники, материаловедения.

Учебное пособие содержит двенадцать разделов, включающих элементы процесса резания, инструментальные материалы; физико-химические явления в зоне резания; смазочно-охлаждающие технологические среды (СОТС); выбор и оптимизацию режимов резания; сведения по обрабатываемости и интенсификации процесса резания и др.

Авторы надеются, что книга поможет студентам машиностроительных вузов глубже изучить особенности процесса обработки материалов резанием и использовать полученные знания в практической деятельности.

2. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Как уже отмечалось, обработка металлов резанием заключается в срезании с заготовки части материала, оставленного на обработку и называемой припуском. В результате сложных процессов деформации и разрушения при воздействии режущего клина на обрабатываемый материал припуск превращается в стружку. Независимо от вида обработки этот процесс подчиняется общим закономерностям: воздействие режущего клина с определенной геометрией на обрабатываемый материал; единая физическая природа формирования тепловых и силовых нагрузок на контактные площадки инструмента, процесс изнашивания инструмента; характеристики качества поверхности и др.

Поэтому рассматриваемые в учебном пособии общие вопросы обработки резанием, в отличие от традиционной схемы, рассматриваются систематизированно на примере токарной обработки и токарного резца как самого простого по конструкции режущего инструмента.

Особенности других видов обработки резанием сообщаются дополнительно в каждом разделе; исключение составляет абразивная обработка – шлифование, рассматриваемая по известной схеме.

2.1. Виды движений при резании

В процессе резания имеют место следующие движения, совершаемые за время работы инструментом и обрабатываемой заготовкой, а также кинематические элементы, регламентированные ГОСТ 25762-83 [2] (рис.2.1,а-г):

- главное движение резания (или главное движение) – это прямолинейное поступательное или вращательное движение заготовки или режущего инструмента, происходящее с наибольшей скоростью в процессе резания;

- скорость главного движения резания – это скорость рассматриваемой точки режущей кромки или заготовки в главном движении резания;

- движение подачи – прямолинейное поступательное или вращательное движение заготовки или режущего инструмента, скорость которого меньше скорости главного движения резания, предназначенное для того, чтобы распространить отделение слоя материала на всю обрабатываемую поверхность;

- скорость движения подачи (или скорость подачи) – скорость рассматриваемой точки режущей кромки в движении подачи;

- результирующее движение резания (результирующее движение) – суммарное движение режущего инструмента относительно заготовки, включающее главное движение резания и движение подачи;

- скорость результирующего движения резания – это скорость рассматриваемой точки режущей кромки в результирующем движении резания;

Рис.2.1. Движения при точении (а); сверлении (б), цилиндрическом (в)

и торцевом фрезеровании (г)

- плоскость, в которой расположены вектора скоростей главного движения резания и движения подачи, называется рабочей плоскостью;

- угол скорости резания – угол в рабочей плоскости между направлениями скоростей результирующего движения резания и главного движения резания;

- угол подачи – угол в рабочей плоскости между направлениями скоростей движения подачи и главного движения резания.

Рис.2.2. Поверхности на обрабатываемой детали

в статике (а) и кинематике (б)

Лезвие инструмента на обрабатываемой детали образует поверхность главного движения , если отсутствует движение подачи (поз.2 на рис.2.2,а), и поверхность резания  - в результирующем движении резания (поз.2 на рис.2.2,б).

На обрабатываемой детали, например при точении, в процессе ее обработки различают три поверхности (см. рис.2.2,а,б) [1,3]:

- обработанная поверхность 1 – это поверхность, образованная на заготовке в результате обработки, т.е. с нее удален слой материала, оставленный как припуск;

- поверхность резания 2 – образуется лезвием инструмента;

- обрабатываемая поверхность 3 – это поверхность, частично или полностью удаляемая при обработке.

2.2. Геометрия режущих инструментов

Самый простой металлорежущий инструмент – токарный резец – состоит из головки (рабочей части) с режущими кромками и тела, служащего для закрепления в суппорте станка или специальной державке (рис.2.3).

Рис.2.3. Рабочая часть резца

Головка резца ограничена рядом поверхностей:

- передняя поверхность лезвия (передняя поверхность) - поверхность лезвия инструмента, контактирующая в процессе резания  со срезаемым слоем и со стружкой;

- задняя поверхность лезвия (задняя поверхность) – это поверхность лезвия инструмента, контактирующая в процессе резания с поверхностями заготовки;

- режущая кромка – кромка лезвия инструмента, образуемая пересечением передней и задней поверхностей лезвия. Инструмент имеет главную режущую кромку  и вспомогательную режущую кромку ;

- главная задняя поверхность - задняя поверхность лезвия инструмента, прилегающая к главной режущей кромке;

- вспомогательная задняя поверхность - задняя поверхность лезвия инструмента, примыкающая к вспомогательной режущей кромке;

- вершина лезвия (вершина) – участок режущей кромки в месте пересечения двух задних поверхностей;

- радиус округления режущей кромки - радиус кривизны режущей кромки в сечении ее нормальной секущей плоскостью;

- радиус вершины - это радиус кривизны вершины лезвия.

Взаимное расположение указанных поверхностей и режущих кромок в пространстве определяется с помощью ряда углов, составляющих в совокупности геометрию резца. Для определения углов инструмента используются различные системы координатных плоскостей и соответствующие координатные плоскости. Различают инструментальную, статическую и кинематическую системы координатных плоскостей, которые удобно показать на примере точения  тангенциальными призматическими резцами.

Инструментальная система координат – прямоугольная система координат с началом в вершине лезвия, сориентированная относительно геометрических элементов инструмента, принятых за базу, например задней поверхности (рис.2.4,а). Эта система применяется для изготовления и контроля инструмента.

Статическая система координат – прямоугольная система координат с началом в рассматриваемой точке режущей кромки, сориентированная относительно направления скорости главного движения резания (рис.2.4,б). Эта система используется для приближенного расчета углов инструмента в процессе резания и для учета их изменения после установки инструмента на станке.

Кинематическая система координат – прямоугольная система с началом в рассматриваемой точке лезвия, сориентированная относительно направления скорости результирующего движения резания (рис.2.4,в).

Основная плоскость  (см. рис.2.4) – координатная плоскость, проведенная через рассматриваемую точку режущей кромки перпендикулярно направлению скорости главного или результирующего движения резания. В инструментальной системе направление скорости главного движения резания для токарных и строгальных резцов принимается перпендикулярно конструкторской установочной базе, у осевых инструментов и фрез – по касательной к траектории вращательного движения инструмента, у долбяков – параллельно оси хвостовика.

Рис.2.4. Системы координатных плоскостей:

а – инструментальная; б – статическая; в – кинематическая

Соответственно системам координат различают инструменталь-ную основную плоскость  (см. рис.2.4,а), статическую основную           плоскость  (см. рис.2.4,б) и кинематическую основную плоскость  (см. рис.2.4,в).

Плоскость резания  - координатная плоскость, проходящая через главную режущую кромку (или касательно к ней в рассматриваемой точке) и перпендикулярная основной плоскости. В различных системах координат эта плоскость будет соответственно называться инструментальной плоскостью резания , статической  или кинематической  (см. рис.2.4).

Главная секущая плоскость  - координатная плоскость, перпендикулярная линии пересечения основной плоскости и плоскости резания. Соответственно системе координат главная секущая плоскость может быть инструментальной , статической  и кинематической                (см. рис.2.4).

Координатные плоскости для токарного проходного резца в статической и кинематической системах координат показаны на рис.2.5.

Рис.2.5. Координатные плоскости в статической (а)

и кинематической (б) системах координат

- передний угол инструмента - это угол в секущей плоскости между передней поверхностью лезвия и основной плоскостью                        (см. рис.2.5,а).

- главный передний угол - передний угол в главной секущей плоскости;  - нормальный передний угол - это передний угол в нормальной секущей плоскости .

Главные передние углы в зависимости от системы координат могут быть инструментальными , статическими  и кинематическими ; эти углы определяются в соответствующей главной секущей плоскости и измеряются между передней поверхностью лезвия и соответствующей основной плоскостью.

- рабочий кинематический передний угол  - угол в секущей плоскости схода стружки между передней поверхностью лезвия и кинематической основной плоскостью.

- задний угол  - угол в секущей плоскости между задней поверхностью лезвия и плоскостью резания;  - нормальный задний угол  - задний угол в нормальной секущей плоскости ( на рис.2.5,а).

- главный задний угол  - задний угол в главной секущей плоскости – инструментальный задний угол , статический главный задний угол  и кинематический главный задний угол  - соответственно в инструментальной, статической и кинематической главной секущей плоскостях.

- угол заострения  - угол в секущей плоскости между передней и задней поверхностями (соответственно главный угол заострения  - в главной секущей плоскости с вариантами – инструментальный главный угол заострения , статический главный угол заострения                (см. рис.2.5,а) и кинематический главный угол заострения );  - нормальный угол заострения  - угол заострения в нормальной секущей плоскости.

- угол наклона кромки  - угол в плоскости резания между режущей кромкой и основной плоскостью (рис.2.6).

Рис.2.6. Углы наклона режущей кромки

Углы  могут измеряться соответственно в инструментальной, статической и кинематической плоскостях резания и соответствующими основными плоскостями и называются инструментальными , статическими  или кинематическими . В зависимости от расположения режущей кромки относительно основной плоскости угол  может быть (см. рис.2.6) положительным (вершина инструмента является самой низкой точкой лезвия), нулевым (лезвие совпадает с основной плоскостью) и отрицательным (вершина – самая высокая точка).

- угол в плане  - угол в основной плоскости между плоскостью резания и рабочей плоскостью (см.  на рис.2.5,а).

В зависимости от положения основной плоскости угол в плане будет инструментальным , статическим  и кинематическим  (см. рис.2.5). Если угол в плане измерять между режущей кромкой и рабочей плоскостью, то получим рабочий кинематический угол в плане .

Перечисленные выше координатные плоскости и геометрические параметры были даны в соответствии с ГОСТ 25762-83. Этим стандартом не регламентируется вспомогательный угол в плане , угол при вершине , а также вспомогательный задний угол  и угол резания  (см. рис.2.5,а), которые влияют на процесс резания.

- впомогательный угол в плане  - это угол между рабочей плоскостью  и проекцией вспомогательной режущей кромки на основную плоскость , угол при вершине резца  измеряется между проекцией на основную плоскость главного и вспомогательного лезвий инструмента [3].

Угол резания  измеряется между передней поверхностью и плоскостью резания  (см. рис.2.5,а).

Вспомогательный задний угол  лежит в плоскости, нормальной к вспомогательной режущей кромки (на рис.2.5,а сечение не показано), и измеряется между вспомогательной задней поверхностью  и плоскостью , перпендикулярной основной плоскости резца  (см. рис.2.5,в) .

Между углами резца в главной секущей плоскости и углами в плане существуют известные соотношения (см. рис.2.5,а):

;	;	   .       (2.1)

Для отрезных резцов [8] главный угол в плане определяется как угол между плоскостью резания  и рабочей плоскость , проведенной через левую вершину резца (точка 1 на рис.2.7). У отрезного резца две вершины (точки 1 и 2), поэтому он имеет два вспомогательных лезвия 1-3 и 2-4 и для каждого из них – углы  и  и вспомогательные углы в плане  и ; обычно =.

Рис.2.7. Углы в плане для отрезных резцов

Для других типов режущих инструментов расположение координатных плоскостей имеет некоторую специфику. Например, у спиральных сверл основная плоскость  проходит через периферийные точки главных лезвий сверла 1-3 и 2-4 и ось сверла (рис.2.8,а).

Рис.2.8. Статические (а) и кинематические (б)

координатные плоскости для сверла

Положения статической и кинематической плоскостей резания показаны соотвественно на рис.2.8,а,б,  а углы сверла секущей  и нормальной  плоскостях – на рис.2.9.

Кроме стандартных углов , ,  и , сверло характеризуется углом при вершине  (двойным углом в плане), углом  наклона перемычки (поперечной режущей кромки 3-4 (рис.2.9) и углом  наклона винтовой стружечной канавки (измеряется между основной плоскостью  и направлением стружечной канавки для периферийной точки 2 главного лезвия сверла 2-4).

Рис.2.9. Углы спирального сверла

Вспомогательный угол в плане  на сверлах не регламентируется, а задается величиной обратной конусности. Обычно для сверл , , . Особенностью геометрии спиральных сверл является изменение переднего угла по длине главных режущих кромок 1-3 и 2-4 (см. рис.2.9), причем максимальное значение  у сверл – на периферии, к центру сверла передние углы уменьшаются и в районе перемычки принимают даже отрицательные значения.

2.2.1. Передний и задний углы

для любой точки лезвия сверла

Спиральное сверло является специфическим режущим инструментом, у которого передний и задний углы не являются постоянными по длине главных режущих лезвий 1-3 и 2-4 (рис.2.10). Найдем зависимость для определения переднего угла сверла в произвольно расположенной главной секущей плоскости, например, на текущем диаметре  (см. рис.2.10). Как следует из рис.2.9, стандартный главный передний угол определяется для периферийной точки 2 главного лезвия 2-4.

а)				 б)

Рис.2.10. Схема для определения переднего угла для любой точки лезвия сверла

Возьмем на главном лезвии сверла произвольную точку  и построим сечения главной секущей плоскостью  и рабочей плоскостью , получим передние углы: главный и в продольном сечении  (он не является для сверла стандартным). Из -ка  (рис.2.10) следует:

.

По построению , поэтому

,

откуда

.                                      (2.2)

Аналогично

,

откуда

.                                          (2.3)

Примем, что главные лезвия сверла лежат в диаметральной плоскости, т.е.  (см. рис.2.9). Для этого случая  и, приравнивая правые части в (2.2) и (2.3), получим:

,

откуда

.                                             (2.4)

Передний угол в рабочей плоскости (в продольном сечении) для периферийной точки сверла (см. рис.2.10, а) равен углу наклона винтовой стружечной канавки , т.е. , очевидно, что и . Развернем сверло по диаметру  на длине шага винтовой линии (см. рис.2.10, б).

Из треугольников  и  имеем:

,	,

откуда

(2.5)

или

.                                          (2.6)

Подставив (2.6) в (2.4), найдем:

.                                        (2.7)

Из зависимости (2.7) следует, что передний угол сверла имеет максимальное значение на периферии и к центру сверла уменьшается.

Независимо от способа заточки сверл по задней поверхности (плоская, коническая, цилиндрическая или винтовая) задние углы по длине лезвия также переменны, но максимальное значение их будет в точках, лежащих на оси сверла. Для плоской заточки, например, полученная нами формула для определения заднего угла сверла в цилиндрическом сечении имеет вид [6]:

,                                         (2.8)

где  - текущий угол точки на лезвии сверла:

Рис.2.11. Схема, определяющая

положение текущей точки

на лезвии сверла

,

где  (рис.2.11).

Из формулы (2.8) видно, что задний угол на сверле при плоской заточке зависит от расположения точки на лезвии (угол ). Предельным значением   является угол  (см. рис.2.11), поэтому  для точки , и задний угол для нее  имеет максимальное значение.

Рис.2.12. Координатные плоскости и углы резания для плоской протяжки (а),

метчика (б) и зуборезного долбяка (в)

На рис.2.12 в качестве примера показаны координатные плоскости и углы резания других типов инструментов.

2.2.2. Связь между статическими

и кинематическими углами инструмента

В соответствии с вышеприведенными определениями статических и кинематических координатных плоскостей – основной и резания – будут отличаться и углы резания [1, 3, 7]. Для статического положения скорость главного движения резания  - понятие условное, и поэтому статическая плоскость резания  проводится касательно к траектории относительного движения, т.е. к окружности (рис.2.13), и перпендикулярно ей – основная плоскость .

Рис.2.13. Статические и кинематические углы инструмента

Если резец получает движение подачи , скорость результирующего движения резания  складывается из  и :

;

.                 (2.9)

Кинематическая плоскость резания  будет касательна к траектории точки  в относительном движении: для продольного точения – к винтовой линии, для отрезки – к спирали Архимеда (см. рис.2.13). Как видно из рис.2.13, при этом изменяется положение основной плоскости, а значит и значения углов  и :

;	;                                 (2.10)

;                                           (2.11)

;     ;

.                                     (2.12)

Из формул (2.12) следует, что кинематический задний угол  уменьшается тем больше по сравнению с углом  (углом заточки), чем больше подача  и чем меньше диаметр обрабатываемой детали . Это обстоятельство необходимо учитывать на практике, например при нарезании резьбы, когда подача равна шагу резьбы. Так, для =35 мм и =20 мм/об =0,2 и =120. Поэтому для получения достаточных кинематических задних углов (углов в процессе резания) необходимо статические углы (углы заточки) заранее увеличивать на величину угла . Увеличение переднего угла  при резании является положительным моментом, так как с его увеличением снижаются силы резания, облегчается процесс деформации срезаемого слоя («кинематическое заострение» инструмента).

2.2.3. Изменение углов резца

в зависимости от установки

Установить вершину резца точно по центру обрабатываемой детали практически невозможно, и поэтому она может располагаться выше или ниже центра. В зависимости от этого будут изменяться передний и задний углы резца, так как при установке резца выше или ниже центра заготовки изменяется положение основной плоскости  и связанной с ней плоскости резания  (рис.2.14).

Рис.2.14. Изменение углов инструмента от установки

Если инструмент установлен выше центра, то , ; при установке ниже центра: ; . При внутренней обработке, если резец установлен выше центра,  уменьшается, а   увеличивается; если расточной резец располагается ниже центра, то имеем обратную картину.

3. РЕЖИМЫ РЕЗАНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

СРЕЗАЕМОГО СЛОЯ

3.1. Элементы режима резания

Под режимом резания понимается совокупность значений скорости резания, подачи и глубины резания.

Скорость резания  - скорость главного движения резания

, м/мин.                                (3.1)

Подача  - отношение расстояния, пройденного рассматриваемой точкой лезвия или заготовки вдоль траектории этой точки в движении подачи, к числу циклов или определенных долей цикла другого движения во время резания [2].

Примечания:

1. Под циклом движения понимают полный оборот, ход или двойной ход режущего инструмента или заготовки. Долей цикла является часть оборота, соответствующего угловому шагу зубьев инструмента.

2. Под ходом понимается движение в одну сторону при возвратно-поступательном движении.

- подача на оборот  - подача, соответствующая одному обороту инструмента или заготовки.

- подача на зуб  - подача, соответствующая повороту инструмента или заготовки на один угловой шаг зубьев режущего инструмента.

- подача на ход  - подача, соответствующая одному ходу заготовки или инструмента.

- подача на двойной ход  - подача, соответствующая одному двойному ходу заготовки или инструмента.

- минутная подача  - подача, соответствующая перемещению заготовки или инструмента за одну минуту.

Если  - частота вращения инструмента, а  - число его зубьев, то

, мм/об.                     (3.2)

Глубина резания  - кратчайшее расстояние между обработанной и обрабатываемой поверхностями заготовки. Для точения и обработки отверстий зенкерами, развертками, протяжками , а при сверлении  (рис.3.1).

а) 			б)			 в)

Рис.3.1. Элементы режима резания при точении (а),

зенкеровании (б) и сверлении (в)

Рис.3.2. Схема цилиндрического

фрезерования

Рассмотрим дополнительные к стандартным элементы режима резания на примере обработки плоскости цилиндрической фрезой. В работе одновременно участвует несколько зубьев фрезы в пределах дуги , называемой дугой врезания. Центральный угол , соответствующий дуге врезания, есть угол контакта. Слой припуска, снимаемый перпендикулярно обработанной поверхности, называется глубиной срезаемого слоя , а снимаемый припуск, соответствующий углу контакта , - глубиной резания. Слой припуска, снимаемый с заготовки в направлении, параллельном оси фрезы, есть ширина фрезерования  (рис.3.2, 3.3).

Рис.3.3. Угол контакта для концевых (а) и дисковых (б) фрез

Для цилиндрических, дисковых и концевых фрез                         (см. рис.3.3, а, в). Угол контакта  для цилиндрических и дисковых фрез (см. рис.3.2) находится по зависимости:

;                         (3.3)

для обработки плоскости торцевой фрезой (симметрическое фрезерование) (рис.3.3,б)

.

3.2. Размеры срезаемого слоя

Точение. В зависимости от формы режущей кромки инструмента, ее расположения относительно образующей обработанной детали, определяемого углом  сечение срезаемого слоя (сечение среза) может иметь различную форму [1, 3].

Сечением срезаемого слоя (сечением среза) называется фигура, образованная при рассечении основной плоскостью слоя материала заготовки, отделяемого лезвием за один цикл главного движения резания.

При уменьшении угла  площадь срезаемого слоя  (номинальная площадь) не изменяется:  (рис.3.4). Однако срезаемый слой при этом становится более широким, но более тонким. Поэтому глубина резания  и подача на один оборот  не могут характеризовать полностью физику процесса резания, а являются лишь настроечными величинами для станка, т.е. технологическими факторами. Конфигурация срезаемого слоя характеризуется его толщиной и шириной.

Рис.3.4. Элементы срезаемого слоя

Толщина срезаемого слоя (толщина среза)  - длина нормали к поверхности резания, проведенной через рассматриваемую точку режущей кромки, ограниченная сечением срезаемого слоя, т.е. расстояние по нормали между положениями поверхности резания, соответствующими подаче на оборот.

Ширина срезаемого слоя (ширина среза)  - длина стороны сечения срезаемого слоя, образованной поверхностью резания, т.е. расстояние по поверхности резания (по лезвию инструмента) между обработанной и обрабатываемой поверхностями детали. Из треугольников  и  (см. рис.3.4) вытекает

,		                             (3.4)

при условии, что , если  , то

.                                           (3.5)

Номинальная площадь среза

;                                           (3.6)

действительная площадь среза будет меньше номинальной (за вычетом площади остаточного гребешка).

В зависимости от соотношения между  и  при продольном точении (рис.3.5) возможны три формы среза: прямой, равнобокий (ромбический) и обратный.

Рис.3.5. Виды срезов при точении: а- прямой; б – равнобокий; в - обратный

Для равнобоких срезов ,  или . В общем случае, если  - срез прямой,  - срез равнобокий,  - срез обратный. Для срезов  - линия  главное лезвие резца (см. рис.3.5). Если срезы обратные , формулы (3.4) для определения  и  несправедливы. В этом случае , , линия  становится главным лезвием, а  - вспомогательным.

Резание с равнобокими и обратными срезами соответствует чистовому точению (фрезерованию) широкими резцами с большими подачами, а также лезвиями с поперечными режущими кромками.

Для протягивания движение подачи отсутствует, а толщина среза  определяется разностью высот (диаметров) соседних зубьев (см. рис.2.12,а); главное движение резания  есть поступательное перемещение протяжки. При нарезании внутренних резьб метчиками, имеющими несколько перьев и зубьев на режущей части каждого пера, элементарная толщина среза , снимаемая одной режущей кромкой, равна (см. рис.2.12,б):

,

где  - высота зуба;  - длина заборного конуса;  - число перьев;  - ход резьбы.

Фрезерование. Толщина срезаемого слоя  (рис.3.6) при фрезеровании – величина переменная в пределах угла контакта, которая определяется как расстояние по нормали между последовательными положениями поверхности резания, соответствующими подаче на один зуб [1, 3].

Рис.3.6. Толщина среза

при фрезеровании

На рис.3.6 размер  есть текущее значение толщины среза, соответствующее углу контакта . Для цилиндрических, дисковых и фасонных фрез . Так как , то  и . Аналогично .

Средняя толщина среза при фрезеровании соответствует половине угла контакта  и равна:

или с учетом (3.3)

.                           (3.7)

Рис.3.7. К определению ширины

среза при фрезеровании

Ширина срезаемого слоя  - длина соприкосновения зуба фрезы с обрабатываемой деталью. Для прямозубой цилиндрической фрезы ширина среза равна ширине фрезерования  (см. рис.3.8), а у фрез с винтовых зубом ширина среза есть величина переменная.

Развернув на плоскость дугу врезания  (см. рис.3.6), получим площадку врезания с размерами  (рис.3.7), на которой зубья фрезы «отпечатываются» в виде прямых линий. Размеры ,  и  - мгновенные значения ширины среза, которая, как видно из рис.3.7, плавно возрастает от нуля до максимального значения и затем уменьшается до нуля.

Площадь срезаемого слоя при фрезеровании в любой момент времени есть величина переменная, так как толщина  меняется в пределах угла контакта.

У прямозубой фрезы текущее значение площади среза для одного зуба:

,                              (3.8)

а максимальное

.      (3.9)

Рис.3.8. К определению площади среза для фрез с винтовым зубом

Так как при фрезеровании в пределах угла контакта  работает несколько зубьев  (; , где  - угловой шаг зубьев), то суммарную площадь среза найдем из (3.8):

.                                             (3.10)

При работе цилиндрической прямозубой фрезой каждый зуб по всей длине мгновенно входит в контакт с деталью и мгновенно выходит из соприкосновения с ней. Это приводит к появлению вибраций, снижению качества поверхности и интенсивному износу фрез. Винтовые фрезы работают более спокойно, так как в отличие от прямозубых ширина среза у них плавно возрастает от нуля до максимума и вновь падает до нуля. Найдем площадь срезаемого слоя для этого случая.

Развернем на плоскость площадку врезания и отметим на ней мгновенное положение зуба 1-2 и соответствующие толщины среза (рис.3.8):

;

.

- площадь, срезанная одним зубом. Выделим на этой площади элементарную площадку ; ее положение определяется промежуточным углом , а ее размеры равны

.                   (3.11)

Элементарную ширину среза  найдем из треугольника 5-6-9:

,                                             (3.12)

где  - угол наклона зуба фрезы.

Из (3.11) и (3.12) имеем:

.                                (3.13)

Интегрируя (3.13) по , получаем:

.        (3.14)

Формула (3.14) получена А.М.Розенбергом [5] для мгновенной площади срезаемого слоя одним зубом. Если в пределах угла контакта одновременно работают  зубьев, то суммарная площадь среза равна:

.                   (3.15)

Определение числа одновременно работающих зубьев

для фрез с винтовым зубом

Фрезы с винтовым зубом работают в более благоприятных условиях, так как в пределах угла контакта их располагается больше, чем у фрез прямозубых.

Рис.3.9. К определению числа одновременно работающих зубьев при фрезеровании

Возьмем площадку врезания и отметим на ней следы зубьев фрезы (рис.3.9). Из схемы видно, что если бы фреза была прямозубой, то в работе одновременно участвовало бы  зубьев, в данном случае два - IV и V. У фрезы с винтовым зубом добавляется еще некоторое количество работающих зубьев, зависящих от  и , т.е. , в данном случае еще три - I, II, III.

В итоге имеем:

.                                   (3.16)

Определим осевой шаг , выразив его через торцевой :

(, рис.3.9).

В свою очередь , тогда

.                                          (3.17)

Из (3.16) и (3.17) имеем:

.                          (3.18)

Равномерное фрезерование. Как видно из формулы (3.15) суммарной площади среза при работе фрезой с винтовым зубом,  является величиной переменной, так как изменяются и толщина, и ширина среза. При определенных сочетаниях параметров фрезерования можно получить постоянную площадь срезаемого слоя. Такой вид фрезерования, когда , называется равномерным. Очевидно, , когда

.                        (3.19)

Равномерное фрезерование осуществимо только при работе фрезы винтовым зубом () и при условии, что осевой шаг укладывается в ширине фрезерования целое число раз

.                                           (3.20)

Обычно  выбирается равным 2 или 3. Для примера, на рис.3.9 , а . Для каждого из пяти одновременно работающих зубьев найдем величину , определив предварительно углы  и  для каждого из  зубьев. Из рис.3.9 следует:

I зуб - 		; 	;

II зуб - ё	; 	;

III зуб - 	; 	;

IV зуб - 	; 	;

V зуб - 		; 	.

Подставляя в (3.15) значения  и  для каждого зуба, получаем:

.

Тогда

.                                      (3.21)

Для обеспечения равномерности фрезерования представим (3.20) в виде:

.                                        (3.22)

При выбранной ширине фрезерования  (ширина фрезеруемой поверхности из детали, задаваемая чертежом) необходимо принять значение , равное 2 или 3, выбрать стандартные значения параметров фрезы, например, диаметр  и число зубьев  и затем по (3.22) рассчитать угол  у фрезы.

Фрезерование против подачи и по подаче. При работе цилиндрическими, концевыми и фасонными фрезами различают следующие схемы резания:

- фрезерование против подачи (встречное), когда направление вращения главного движения резания  и движения подачи  не совпадают (рис.3.10,а);

- фрезерование по подаче (попутное), когда направление главного движения резания  и движения подачи  совпадают (рис.3.10,б).

При встречном фрезеровании зуб фрезы начинает работать с минимальной толщиной среза  (в точке  толщина среза  равна нулю), а на выходе толщина среза максимальна. Если фрезерование осуществляется по корке, то зуб фрезы работает из-под корки, «выламывая» ее снизу. Это обстоятельство снижает износ зубьев фрезы при работе по корке. Недостатком фрезерования против подачи является то, что из-за наличия радиуса округления зуба и нулевой толщины среза в момент врезания зуб фрезы проскальзывает и работает по упрочненному слою, образовавшемуся в результате работы впереди идущего зуба. По этой причине наблюдается интенсивный износ задних поверхностей зубьев фрезы. Кроме этого окружная сила  стремится оторвать деталь от станка, в результате чего резание сопровождается повышенными вибрациями. При работе по этой схеме возможно и забрасывание стружки зубьями фрезы на обработанную поверхность и ее повреждение.

а) 	 	        б)

Рис.3.10. Схемы резания при фрезеровании:

а – против подачи; б – по подаче

Фрезерование против подачи жаропрочных и нержавеющих материалов вследствие снятия в начальный момент малых толщин среза и интенсивного наклепа, а также пониженной виброустойчивости дает отрицательные результаты [4].

При попутном фрезеровании (рис.3.10,б) в начальный момент зуб фрезы сразу подвергается максимальной нагрузке, так как работает с максимальной толщиной среза, и при наличии корки на заготовке в этом случае стойкость фрезы снижается. Но при обработке без корки сталей средней твердости, жаропрочных и нержавеющих материалов эта схема повышает точность, стойкость фрез, уменьшает шероховатость поверхности на 1-2 класса, так как устраняются недостатки встречного фрезерования – скольжения зуба без резания на некотором участке дуги  врезания и низкая виброустойчивость (при попутном фрезеровании заготовка прижимается к станку, стол – к направляющим, поэтому виброустойчивость выше).

Данная схема по сравнению с встречным фрезерованием позволяет повысить стойкость цилиндрических фрез при обработке стали 12Х18Н9Т в 2,5-3 раза, а для сплава ЭИ437Б является единственно возможной схемой обработки.

Однако при попутном фрезеровании в момент встречи зуба с заготовкой удар максимален, поэтому жесткость станка должна быть высокой, особенно в направлении подачи. Осевой зазор между винтом и гайкой в приводе подачи станка необходимо сводить до минимума (не более 0,1-0,15 мм), применять гидравлический привод подачи или специальные конструкции маточных гаек в механизме подачи станка.

Рекомендуемая литература

1. Бобров В.Ф. Основы теории резания металлов. - М.: Машиностроение, 1975. - 344 с.

2. ГОСТ 25762-83. Обработка резанием. Термины, определения общих понятий. - М.: Изд-во стандартов, 1983. - 41 с.

3. Грановский Г.И., Грудов П.П., Кривоухов В.А. и др. Резание металлов. - М.: Машгиз, 1954. - 472 с.

4. Резников Н.И., Жарков И.Г., Зайцев В.И. и др. Производительная обработка нержавеющих и жаропрочных материалов. - М.: Машгиз, 1960. - 198 с.

5. Розенберг А.М. Динамика фрезерования / Советская наука. - 1945.

6. Рыжкин А.А. Методика определения углов сверла при плоской заточке // Технология сельскохозяйственного машиностроения (вопросы точности): Сб. ст. - Ростов н/Д: Изд-во РГУ, 1965.- С. 210-217.

7. Рыжкин А.А., Каганов В.С., Дмитриев В.С. Режущий инструмент: учеб. пособие. – Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2000.               - 310 с.

8. Третьяков И.П. Правило для определения элементов режущего инструмента на примере отрезного резца // Станки и инструмент. - 1968. - №8. - С.41.

4. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЖУЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Углеродистые

Легированные

Быстрорежущие

Вольфрамсодержащие

Безвольфрамовые

Оксидная

Оксидно-карбидная

Нитридная

На основе углерода

На основе нитрида бора

Композиционные

Природные

Искусственные

Инструментальные

стали

Твердые

сплавы

Режущая

керамика

Сверхтвердые синтетические материалы

Абразивные

материалы

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Производительность обработки резанием во многом зависит от материала режущей части инструмента. Каждая группа инструментальных материалов обладает определенным набором физико-механических свойств и используется для обработки определенной группы конструкционных материалов.

Рис.4.1. Классификация инструментальных материалов

В настоящее время применяется пять основных групп инструментальных материалов, из которых изготавливается режущий инструмент (рис.4.1).

4.1. Требования, предъявляемые

к инструментальным материалам

Инструментальный режущий материал должен иметь [1, 12,            13, 20]:

1) высокую твердость, значительно превосходящую твердость обрабатываемого материала. Твердость является одним из наиболее важных показателей качества инструментальных материалов, определяющих стойкость и прочность инструментов;

2) высокую прочность, так как режущая часть при резании подвергается значительным нагрузкам, которые не должны вызвать разрушение и заметное пластическое деформирование режущей части инструмента;

3) высокую теплостойкость, характеризующуюся наивысшей температурой, при которой инструментальный материал сохраняет свою твердость (режущие свойства);

4) высокую износостойкость – способность инструментального материала сопротивляться износу инструмента по его задней и передней поверхностям в процессе резания;

5) технологические свойства, обеспечивающие оптимальные условия изготовления инструмента. Для инструментальных сталей ими являются: хорошая обрабатываемость резанием и давлением; особенности термической обработки (хорошие закаливаемость и прокаливаемость, минимальная деформация и образование трещин при закалке и др.); свариваемость; шлифуемость и т.л. Для твердых сплавов особое значение приобретает хорошая шлифуемость, а также отсутствие трещин и других дефектов при пайке и заточке инструмента;

6) возможно низкую стоимость (это требование трудно реализовать на практике, так как введение в структуру дефицитных элементов для получения максимальной твердости, прочности и износостойкости удорожает материал).

4.2. Группы инструментальных материалов

4.2.1. Углеродистые и легированные

инструментальные стали

Основным химическим элементом, определяющим физико-химические свойства углеродистых и легированных инструментальных сталей, является углерод. Он образует карбиды железа, которые в процессе термообработки активно участвуют в фазовых превращениях и образовании твердой мартенситной структуры.

Для изготовления режущих инструментов используют следующие марки углеродистых сталей: У7, У7А, У8, У8А, У8ГА, У9, У9А, У10, У10А, У11, У11А, У12, У12А, У13, У13А, где цифрами указано содержание углерода в десятых долях процента. Углеродистые стали при термообработке не дают сквозной закалки, и твердость HRCЭ =61-64 на поверхности понижается до HRCЭ=41 в серединных слоях инструмента; в процессе термической обработки они склонны к поводке и образованию трещин и имеют низкую теплостойкость (200-2500С). Поэтому из углеродистых сталей изготавливают инструменты малых габаритных размеров для работы по мягким металлам с малой скоростью резания, преимущественно для единичного и мелкосерийного производства, а также для изготовления слесарного, кузнечного и дереворежущего инструмента, подвергающегося ударам во время работы и требующего большой вязкости при повышенной твердости.

Легированные инструментальные стали по своему химическому составу отличаются от углеродистых инструментальных сталей наличием в них повышенного содержания кремния и марганца, а также одного или нескольких легирующих элементов: хрома (увеличивает твердость прочность, понижает пластичность); вольфрама (повышает твердость и стойкость материала); ванадия (повышает твердость и прочность материала, способствует образованию мелкозернистой структуры) и др.

Для режущих инструментов используются легированные инструментальные стали марок 11ХФ, ХВ4, ХВ5, Х, 9ХС, ХВГ, ХВСГ, Х6ВФ и др. Теплостойкость сталей этой группы на 50-1000С превышает теплостойкость инструментальных углеродистых сталей. Легированные стали обладают более высокими технологическими свойствами, лучшей закаливаемостью и прокаливаемостью, меньшей склонностью к короблению, и поэтому они используются для изготовления ручных инструментов или для инструментов, предназначенных для обработки на станках с низкими скоростями резания.

Из группы легированных инструментальных сталей особо необходимо выделить сталь ХВГ, которая имеет весьма малую склонность к поводке при термообработке и используется для изготовления длинномерных режущих инструментов (протяжки, гаечные метчики и др.), работающих с малыми скоростями резания, а также корпусов и державок сборных инструментов.

4.2.2. Быстрорежущие стали

Быстрорежущие стали (БРС) от легированных и углеродистых инструментальных сталей отличаются высоким содержанием легирующих элементов - вольфрама, хрома, молибдена, ванадия, кобальта. Вольфрам и молибден резко повышают износостойкость и теплопроводность БРС (600-6350С). Стойкость инструментов из быстрорежущих сталей в 4-8 раза выше, чем из углеродистых сталей при работе на малых скоростях резания, а при равной стойкости - скорости резания в 2-3 раза выше, отсюда и названия сталей – быстрорежущие (Schnellarbeitsstähle).

Быстрорежущие стали можно разделить на две группы: общего назначения (нормальной производительности) и повышенной производительности.

К быстрорежущим сталям нормальной производительности относятся вольфрамовые быстрорежущие стали марок Р9, Р12 и Р18 и вольфрамомолибденовые стали марок Р6М3, Р6М5, Р9М4, Р12М3.

Вольфрамовые быстрорежущие стали содержат от 9 до 18% вольфрама (на это указывает цифра после буквы Р); их твердость после термообработки составляет HRCЭ=63-66, теплостойкость не превышает 6200С, =3000-4000 МПа. Из вольфрамовых сталей изготавливают практически все типы металлорежущих инструментов, в том числе сложного профиля: зуборезные инструменты; протяжки; фасонные резцы; плашки.

Вольфрамомолибденовые БРС содержат в структуре 3-5% молибдена (при одновременном снижении содержания вольфрама), что обеспечивает:

- повышенный предел прочности на изгиб (=3800 МПа у стали Р6М3К5, =2700 МПа у стали Р18Ф2К5);

- повышенную в 1,5-2 раза, по сравнению с Р18, ударную вязкость;

- максимальную пластичность и др.

К быстрорежущим сталям повышенной производительности относятся стали, имеющие повышенное, против обычных БРС, содержание углерода (это стали марок 10Р6М5 и 10Р8М3), ванадия (стали марок Р12Ф3, Р14Ф4, Р18Ф2) и кобальта (стали марок Р9К5, Р9К10, Р9Ф2К10, Р18Ф2К5).

Повышенное содержание углерода в сталях 10Р6М5 и 10Р8М3 (на 0,1-0,2% больше, чем в сталях Р6М5 и Р8М3) увеличивает вторичную твердость с HRCЭ=64-65 до HRCЭ=67-67,5 и теплостойкость с 615-630 до 630-6350С при сохранении прочности и вязкости, улучшает износостойкость за счет увеличения количества карбидов.

Стали 10Р8М3 и 10Р6М5, как имеющие повышенную износостойкость, допускают на 50-75% увеличение стойкости инструмента при резании обычных конструкционных материалов с относительно невысокой скоростью резания.

Ванадий, введенный в быстрорежущую сталь в количествах 1-1,4%, при отпуске образует карбид VC, который по твердости превышает сложный карбид типа , являющийся основным в структуре быстрорежущих сталей. Поэтому твердость БРС с ванадием достигает HRCЭ=67-68, а теплостойкость на уровне 630-6350С. Наличие в структуре ванадиевых сталей большого количества карбидов высокой твердости обусловливает их высокую износостойкость; недостатком этих сталей является их плохая шлифуемость.

Введение в БРС кобальта повышает теплопроводность и теплостойкость стали (640-6500С) и одновременно – вторичную твердость до HRCЭ=66-70. Содержание кобальта в БРС не должно превышать 10%, так как при большем содержании этого элемента увеличивается хрупкость стали.

В России разработано и используется более 30 марок быстрорежущей стали, но в ГОСТ 19265-73 внесено их ограниченное количество. В частности, Р6М5, 11Р3АМ3Ф2, Р6М5Ф3, Р12Ф3, Р18К5Ф2, Р9К5, Р6М5К5, Р6М5Ф5, Р9М4К8, Р2АМ9К5. В марках этих сталей буквы и цифры обозначают: цифра перед буквой Р – среднее содержание углерода в десятых долях процента; цифра за буквой Р – содержание в процентах вольфрама; М – молибден; Ф - вольфрам; К – кобальт; А – азот.

В табл.4.1 приведены регламентированные ГОСТ 19265-73 марки БРС, их химический состав и некоторые аналоги этих марок из стандартов других стран.

Таблица 4.1

Марки и химический состав отечественных марок быстрорежущих сталей

(ГОСТ 19265-73) и аналоги этих марок других стран

| Марка стали | Массовая доля элементов в % |  |  |  |  | Аналоги из стандартов других стран |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Германия | Англия | США | Польша |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Р18 | 0,73-0,83 | 17-18,5 | 1,0 | 1,0-1,4 | 0,5 | 1,3355 S18-0-1 1,3558 Х7SWCrV1841 | ВТ2 | Т1 | SW18 |
| Р6М5 | 0,82-0,9 | 5,5-6,5 | 4,8-5,3 | 1,7-2,1 | 0,5 | - | ВМ1 | М2С.1 | SW7М |
| 11Р3АМ3Ф2 | 1,02-1,12 | 2,5-3,3 | 2,5-3,0 | 2,3-2,7 | 0,5 | - | - | - | - |
| Р6М5Ф3 | 0,95-1,05 | 5,7-6,7 | 4,8-5,3 | 2,2-2,7 | 0,5 | - | - | - | - |
| Р12Ф3 | 0,25-1,05 | 12-13 | 1,0 | 2,5-3,0 | 0,5 | - | - | - | SW12 |
| Р18К5Ф2 | 0,85-0,95 | 17-18,5 | 1,0 | 1,8-2,2 | 4,7-5,2 | 1,3558 S18-1-2-5 | ВТ4 | Т4 | - |
| Р9К5 | 0,9-1,0 | 9-10 | 2,0 | 2,2-2,7 | 5,0-6,0 | - | - | - | SK5 |
| Р6М5К5 | 0,86-0,94 | 5,7-6,7 | 4,8-5,3 | 1,7-2,1 | 4,7-5,2 | - | - | - | SK5М |
| Р9М4К8 | 1,0-1,1 | 8,5-9,5 | 3,8-4,3 | 2,3-2,7 | 7,5-8,5 | 0 | 0 | 0 | SK10V |
| Р2АМ9К5 | 1,0-1,1 | 1,5-2,0 | 8,0-9,0 | 1,7-2,1 | 4,7-5,2 | - | - | - | SK8М |

Рассмотрим прспективы совершенствования быстрорежущих сталей. Основными направлениями развития БРС являются:

- создание мало-и безвольфрамовых БРС взамен вольфрамсодержащих;

- совершенствование технологических методов получения сталей, в частности, применения методов порошковой металлургии;

- нанесение на быстрорежущие  стали износостойких покрытий.

Мало- и безвольфрамовые быстрорежущие стали. Низколегированные безвольфрамовые БРС марок 11М5Ф и 11М5Ф10С отличаются повышенной твердостью, теплостойкостью, вязкостью и прочностью. Мало- и безвольфрамовые стали 11Р3АМ3Ф2, 11М5Ф и РОМ2Ф3-МП рационально использовать для чистового и получистового точения, фрезерования углеродистых и низколегированных сталей, а при сверлении – только на пониженных режимах резания.

По стойкости эти БРС уступают вольфрамомолибденовым, поэтому их следует использовать при обработке углеродистых и мололегированных сталей на относительно невысоких режимах резания и при обильном охлаждении, т.е. в случаях, когда полное использование режущих свойств стали Р6М5 невыгодно по технико-экономическим показателям.

Порошковые быстрорежущие стали. Порошковые БРС, получаемые методом порошковой металлургии (горячего прессования), обозначаются буквами МП, имеют равномерную однородную мелкозернистую структуру.

Отечественная промышленность выпускает следующие марки порошковых БРС: Р12М3Ф2К8-МП, С12МФ5-МП, С9М4К8-МП, Р6М5К5-МП, Р)М2Ф3-МП. Их твердость выше твердости традиционных БРС на две единицы, а ударная вязкость в 2-6 раз выше.

Порошковые быстрорежущие стали рекомендуются для изготовления инструмента, обрабатывающего титановые сплавы, высоколегированные стали и другие труднообрабатываемые материалы в тяжелых условиях резания - прерывистая обработка, ударные нагрузки, повышенные скорости резания.

Дисперсионно-твердеющие быстрорежущие стали. В последнее время нашли применение быстрорежущие стали с интерметаллидным упрочнением (дисперсионно-твердеющие), иногда называемые твердыми сплавами. Упрочняющей фазой в этих сталях являются  или . Эти стали имеют пониженное содержание углерода (0,1-0,3%), повышенную твердость после отпуска (HRCэ 70), теплостойкость (700-7250С), теплопроводность и сравнительно высокую прочность (=1500-3700 МПа). Основными легирующими элементами являются кобальт (16-25%), вольфрам (11-20%) и молибден (4-7%).

К «безуглеродистым» дисперсионно-твердеющим (С<0,06%) сталям относятся стали марок В3М12К23, В14М7К25, В18М7К25, В18М4К25, В7К25, а к «углеродистым» (С=0,1-0,3%) – 25В20К25ХФ и 30В20К16.

Инструменты из дисперсионно-твердеющих БРС применяются для точения, сверления, фрезерования и строгания труднообрабатываемых материалов, обеспечивая при обработке титановых сплавов повышение стойкости до 40 раз по сравнению со сталью Р18, а при резании жаропрочных сплавов и нержавеющих сталей с аустенитной структурой – в 10-20 раз по сравнению с кобальтовой БРС марки Р12Ф4К5.

Карбидостали, применяемые для изготовления режущих инструментов, представляют собой сплавы порошка карбида титана ТiС и компонентов стальной связки на основе: быстрорежущих сталей Р6М5, Р6М5К5; коррозионно-стойкой хромистой стали; нержавеющей стали Х18Н9, Х12М или различных сплавов железа, легированных хромом, молибденом, медью, никелем, кобальтом.

Карбидостали получаются по технологии порошковой металлургии, как обычные твердые сплавы. По свойствам карбидостали занимают промежуточное положение между быстрорежущими сталями и однокарбидными твердыми сплавами, соединяя в себе высокую твердость и износостойкость твердых сплавов с прочностью и вязкостью легированных сталей. Так, карбидосталь, содержащая 50% TiC+50% стали Х4Н2М8, имеет HRA=73 и =1,1 ГПа.

4.2.3. Твердые сплавы

Основными компонентами твердых сплавов являются карбиды вольфрама (WC), титана (TiC), тантала (ТаС) и ниобия (NbС), мельчайшие частицы которых соединены связкой из сравнительно мягких и менее тугоплавких кобальта или никеля в смеси с молибденом. Твердые сплавы получают методом порошковой металлургии в виде пластин или коронок.

Важным свойством металлокерамических твердых сплавов является высокая теплостойкость, т.е. способность сохранять твердость при высоких температурах (900-10000С), возникающих в процессе обработки металлов.

Применяемые для обработки резанием твердые сплавы подразделяются на 4 группы.

1. Вольфрамовые (однокобальтовые) твердые сплавы (ВК), состоящие, как правило, из зерен карбида вольфрама, сцементированных кобальтом. Сплавы этой группы содержат кобальта от 3 до 22%. В зависимости от химического состава и зернистости предел прочности при изгибе твердых сплавов группы ВК колеблется от 1176 до 2107 МПа, а твердость – от 82 до 91 HRA. Марки сплавов вольфрамовой группы обозначаются буквами ВК, после которых цифрами указывается процентное содержание в сплаве кобальта; например, сплав ВК6 содержит 6% кобальта, остальное (94%) – карбид вольфрама WC.

Отечественной промышленностью выпускаются следующие марки твердых сплавов вольфрамовой группы: ВК3, ВК3-М, ВК4-В, ВК6,            ВК6-М, ВК6-ОМ, ВК4-В, ВК8, ВК-В, ВК8-ВК, ВК10, ВК10-ХОМ,              ВК10-КС, ВК11В, ВК11-ВК, ВК15, ВК20-К, ВК20-КС (ГОСТ 3882-74). Вольфрамовые твердые сплавы рекомендуются преимущественно для обработки хрупких материалов – чугуна, цветных металлов, стеклопластиков. Буквы, стоящие в конце маркировки, указывают на размер карбидных зерен (мкм): М – 1,0-1,5 мкм (сплав мелкозернистый), ОМ – 0,1-1 мкм;          В – 3-5 мкм (крупнозернистый); у обычных сплавов (без букв в маркировке) размер карбидов порядка 2 мкм; мелкозернистые сплавы имеют более плотную структуру, более износостойкие, но наименее прочные. Крупнозернистые сплавы более прочные, более сопротивляемые ударным нагрузкам, но менее износостойкие.

Сплав ВК3 имеет высокую твердость и износостойкость, но чувствителен к ударам и вибрациям, допускает наибольшие, по сравнению с другими марками группы ВК, производительность и скорость резания (до 200 м/мин) при чистовом точении серого чугуна. Применяется для получистового и тонкого точения этих материалов, а также для их обработки резьбовыми инструментами, фрезами, сверлами и развертками.

Сплав ВК3М – за счет мелкозернистой структуры имеет высокую износостойкость, достаточно высокую эксплуатационную прочность и сопротивляемость ударам, вибрациям и выкрашиванию. Этот сплав применяется для тонкого точения (типа алмазной обработки) закаленных и нержавеющих сталей, чугуна высокой твердости (НВ 400-700), цветных и неметаллических материалов. При точении закаленной стали сплав ВК3-М допускает скорости резания до  150 об/мин.

Сплав ВК6 имеет износостойкость и допускаемую скорость резания не меньше, чем сплав ВК3, а эксплуатационную прочность и сопротивляемость ударам выше, чем у сплава ВК3-М. Применяется для получистовой и чистовой обработки чугуна, черновой обработки поковок, штамповок и литья цветных металлов и их сплавов.

Сплав ВК6-М – мелкозернистый сплав, рекомендуется применять для обработки точением (черновая, чистовая и тонкая обработка) жаропрочных сталей и сплавов, нержавеющих сталей аустенитного класса, титановых сплавов, специальных твердых чугунов (НВ 400-700) и закаленных сталей, а также на операциях резьбонарезания, отрезки, зенкерования, развертывания этих же материалов. Сплав ВК6М допускает при точении нержавеющих сталей аустенитного класса скорость резания до 120 м/мин.

Сплав ВК8 имеет более высокую эксплуатационную прочность и сопротивляемость ударам, вибрациям и выкрашиванию, чем ВК6 при меньшей износостойкости и допускаемой скорости резания (при черновом точении серого чугуна допускает скорости резания до 125 м/мин). Этот сплав целесообразно использовать для чернового точения по корке и окалине при неравномерном сечении среза и прерывистом резании с ударами чугуна, цветных металлов и их сплавов, труднообрабатываемых материалов, нержавеющих сталей, титана и титановых сплавов, а также при прерывистом резании штамповок и отливок из углеродистых и легированных сталей.

2. Титановольфрамовые (двухкарбидные) твердые сплавы (ТК). В состав твердых сплавов группы ТК, кроме WС и Со, входят TiC. В маркировке сплавов цифра, стоящая после буквы К, обозначает процентное содержание кобальта; цифра за буквой Т – содержание TiC, а остальное – карбид вольфрама WC. К примеру, сплав Т15К6 содержит 6% Со, 15% TiC и 79% WC. По ГОСТ 3882-74 выпускаются следующие марки твердых сплавов группы ТК: Т30К4, Т15К6, Т14К8, Т5К10, Т5К12. Сплавы этой группы предназначены в основном для обработки сталей. По сравнению с однокарбидными сплавами (группа ВК) они обладают большей стойкостью к окислению, твердостью (87-92 HRA) и теплостойкостью, но меньшими значениями коэффициента теплопроводности и модуля упругости.

Сплав Т30К4 имеет наибольшую для группы ТК износостойкость и твердость (92 HRA), прочность (=980 МПа) и допускает скорость резания до 500 м/мин. Применяется для чистовой и тонкой (типа алмазной) обработки точением и фрезерованием стали, окончательного нарезания резьб на углеродистых и закаленных сталях и труднообрабатываемых материалах.

Сплав Т15К6 (90 HRA, =1176 МПа) рекомендуется для чистовой и получистовой обработки стали при непрерывном резании при точении, нарезании резьбы, для получистового и чистового фрезерования сплошных поверхностей и других видов обработки углеродистых и легированных сталей. При точении стали сплавов Т15К6 допускает скорость резания до 400 м/мин.

Сплав Т14К8 (89,5 HRA, =1274 МПа) имеет большую эксплуатационную прочность и сопротивляемость вибрациям и ударам, чем сплав Т15К6; при черновом точении допускает скорость резания до 200 м/мин, рекомендуется для чернового точения при неравномерном сечении среза при непрерывном резании, для получистового и чистового точения в условиях прерывистого резания, а также чернового фрезерования сплошных поверхностей, рассверливания отверстий в литых и кованых заготовках, чернового зенкерования.

Сплав Т5К10 (88,5 HRA, =1421 МПа) рекомендуется для черновой обработки при прерывистом резании, фасонном точении, чистовом строгании, фрезеровании прерывистых поверхностей и других видов обработки углеродистых сталей. При черновом точении стали сплав Т5К10 допускает скорость резания до 150 м/мин.

Сплав Т5К12 (87 HRA, =1666 МПа) в группе ТК обладает самой высокой эксплуатационной прочностью, сопротивляемостью ударам и выкрашиваниям и используется для тяжелых условий чернового точения стальных поковок, штамповок и отливок по корке, всех видов строгания углеродистых и легированных сталей.

3. Титанотанталовольфрамовые (трехкарбидные) твердые сплавы (ТТК). Трехкарбидные сплавы содержат WC, TiC, ТаС и в качестве связки Со. Цифра, стоящая после ТТ, указывает суммарное содержание в твердом сплаве карбидов титана и тантала, а после буквы К – процентное содержание кобальта. Так, сплав ТТ7К12 содержит 12% кобальта, 7% (TiC+ТаС) и остальные (81%) – карбид вольфрама WC. В сплавах группы ТТК карбид тантала повышает предел усталости при циклическом нагружении, термостойкость, прочность и твердость, в том числе и при температурах 600-8000С. Промышленностью выпускается трехкарбидные твердые сплавы следующих марок: ТТ7К12, ТТ8К6, ТТ10К8Б, ТТ20К9               (ГОСТ 3882-74).

Трехкарбидные сплавы обладают наибольшей эксплуатационной прочностью и сопротивлением ударам при сравнительно высокой износостойкости. Твердость и предел прочности при изгибе в зависимости от марки сплава колеблется в пределах 87-91 HRA, =1323-1666 МПа.

Сплав ТТ7К12 рекомендуется использовать при точении по корке и окалине поковок, штамповок и отливок с неравномерным припуском и прерывистом резании, при строгании и тяжелом черновом фрезеровании углеродистых и легированных сталей, а ТТ10К8Б – для черновой и получистовой обработки некоторых марок труднообрабатываемых материалов, нержавеющих сталей аустенитного класса, маломагнитных жаропрочных сталей и сплавов, в том числе и титановых. Сплав ТТ20К9 наиболее эффективен для фрезерования сталей в особо тяжелых условиях резания (например, обработки глубоких пазов), а ТТ8 К6, как имеющий мелкозернистую структуру, – для чистовой и получистовой обработки серого, ковкого и отбеленного чугуна на операциях фрезерования и сверления, а также для непрерывного точения с небольшими сечениями среза стального литья, высокопрочных, нержавеющих и закаленных сталей, титановых сплавов и сплавов цветных металлов.

4. Безвольфрамовые твердые сплавы (БВТС), разработаны в целях экономии дефицитного вольфрама, составляющего основу современных твердых сплавов. Основным компонентом твердой фазы БВТС является карбид титана (TiC). Остальные компоненты добавляются для обеспечения прочности и других свойств БВТС. Нашей промышленностью выпускаются БВТС на никель-молибденовой связке с составом твердой фазы TiC или TiC+ TiN (так называемые монитикары) следующих марок: ТНМ20, ТНМ25, ТНМ30, КТНМ30А, МНТ-А2, МНТ-Б2 и др.

Эти сплавы обладают высокой сопротивляемостью окислению, имеют бóльшую «горячую» твердость, меньшие коэффициенты трения и теплопроводности, менее склонны к наростообразованию, чем вольфрамсодержащие твердые сплавы. Из-за повышенной износостойкости БВТС обеспечивается высокая размерная стойкость инструмента, меньшая шероховатость и большая точность обработки. Твердость БВТС в зависимости от марки колеблется в пределах 87,5-91 HRA, предел прочности при изгибе =980-1714 МПа.

В ГОСТ 26530-85 внесены лишь две марки безвольфрамовых твердых сплавов – ТН20 и КНТ-16. Сплав ТН20 рекомендуется применять для получистового и чистового точения при непрерывном резании углеродистых, низколегированных конструкционных сталей, цветных металлов на основе меди, низколегированных сплавов никеля, серых чугунов и полиэтилена, а также для чистового и получистового торцевого фрезерования деталей из чугуна.

Сплав КНТ-16 эффективен в условиях получистового и получернового точения при непрерывном резании углеродистых, низколегированных и конструкционных сталей, цветных металлов на медной основе, низколегированных сплавов никеля, при чистовом и получистовом фрезеровании деталей из серого и ковкого чугуна, а также при чистовом фрезеровании углеродистых низколегированных и конструкционных легированных сталей.

В последние годы предложена новая технология изготовления безвольфрамовых твердых сплавов на основе самораспространяющегося высокотемпературного (до 2000-35000С) синтеза (СВС) смеси порошков химических элементов. Компоненты шихты, обеспечивающие протекание СВС-процесса, построены на основе титана и углерода (в реакциях СВС они образуют карбид титана). В качестве дополнительных реагентов используются бор и хром. В шихту вводятся также металлы – связующие: никель, молибден, медь и др.

Этим методом получены новые марки БВТС, названные СТИМ, – синтетические твердые инструментальные материалы: СТИМ-1Б/3, СТИМ-2, СТИМ-2А, СТИМ-3Б. В табл.4.2 приведены их физико-механические свойства.

Таблица 4.2

Физико-механические свойства твердых сплавов СТИМ

| Марка сплава | Плотность, г/см3 | Средний размер зерна, мкм | Твердость, HRA | , МПа | Ударная вязкость, Нм/см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СТИМ-1Б/3 | 4,94 | 5-7 | 93,5 | 700-800 | 0,9 |
| СТИМ-2 | 5,50 | 5-7 | 90,0 | 1000-1100 | 1,5 |
| СТИМ-2А | 6,40 | 1-2 | 87,0 | 1700-1800 | 1,2 |
| СТИМ-3Б | 5,37 | 3-5 | 92,5 | 900-1000 | 0,9 |

Сплавы СТИМ имеют высокие режущие свойства. Так, при обработке стальных заготовок (53 HRCЭ) при =120 м/мин, S=0,17 мм/об, t=2,5 мм стойкость пластин из СТИМ-1Б/3 и СТИМ-3Б выше стойкости пластин Т30К4.

Пластины из СТИМ целесообразно применять на получистовых, чистовых операциях при точении конструкционных и легированных сталей с HRCЭ<53 и чугуна. При этом коэффициент повышения стойкости по отношению к сплаву Т15К6 составляет от 1,5 до 5 раз.

В российском машиностроении и металлообработке наряду с отечественным оборудованием и инструментальным материалом эффективно используются твердые сплавы иностранных фирм, состав которых регламентируется национальными стандартами и ISO.

По ISO 513-75 твердые сплавы делятся на три группы - Р, М и К в зависимости от характеристик материалов, обрабатываемых этими сплавами. Каждая группа сплавов по ISO маркируется разными цветами и имеет марки, обозначенные индексами от 01 до 40. Увеличение индекса соответствует увеличению прочности и снижению износостойкости сплава. В табл.4.3 представлены твердые сплавы по ISO 513-75 и их отечественные аналоги по ГОСТ 3882-74.

Таблица 4.3

Твердные сплавы по ISO и их отечественные аналоги

| Группа сплава | Маркировочный цвет | Марки сплавов | HRA | , Н/м2 | Ориентировочный состав, % |  |  | Отечественные аналоги по ГОСТ 3882-74 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | WC | TiC+TaC | Co |  |
| Р | Синий | Р01 Р10 Р20 Р25 Р30 Р40 Р50 | 91,5-93 90-92 90-91,5 90-91 89-91 88-90 - | 980 1270 1470 1714 1760 1860 - | 32 55 76 70 82 74 - | 56 36 14 20 8 12 - | 12 9 10 10 10 14 - | Т30К4 Т15К6 Т14К8 ТТ20К9 Т5К10, ТТ10К8Б Т5К12, ТТ7К12 ТТ7К12 |
| К | Красный | К01 К05 К10 К20 К30 К40 К50 | 91,5-93 - 90-92 89-90,5 87,5-89 87-88 - | 1180 - 1470 1660 1960 2150 - | 92 - 92 92 93 88 - | 4 - 2 2 - - - | 4 - 6 6 7 12 - | ВК3, ВК3М, ВК6ОМ ВК6М, ТТ8К6 ВК6 ВК8, ВК8М ВК6, ВК6М ВК8 ВК10 |
| М | Желтый | М05 М10 М20 М30 М40 | - 90,8-92 - 90-91,5 87,5-89 | - 1320 1620 - 2060 | - 84 82 - 79 | - 10 10 - 6 | - 6 8 - 15 | СК6ОМ, ВК3М ТТ8К6, ВК6М ТТ10К8Б ВК10ОМ, ВК10М ТТ7К12, ВК10ХОМ |

Наряду с использованием в металлообрабатывающей промышленности твердых сплавов по ISO ряд зарубежных станкостроительных фирм вместе с оборудованием поставляют и комплекты твердосплавных инструментов, изготавливаемых по национальным стандартам.

Для выбора оптимальной марки твердых сплавов зарубежного производства в табл.4.4 приведен перечень марок, применяемых твердых сплавов по российским и зарубежным стандартам, а также их соответствие ISO 513-75.

Таблица 4.4

Марки твердых сплавов по российским и зарубежным стандартам

| Россия | США | Германия | Япония | Австрия | Швейцария | Польша | ISO 513-75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГОСТ 3882-74 | Kennametal | Krupp Widia | Mitsubishi metal | Plansee Tizit | Sandvik Covomant | PN-60/H-89500 |  |
| ВК3М ВК6ОМ ВК6 ВК8 ВК10ХОМ 53 ВК20 | К11 К68 К6 К1 К314 К90 | THF THM-F THM THR THR-F GТ40 | THi 05T THi 10 THi 20 - - GTi35 | H03T H05T H20T H25T H30T H60T | H05 H1P H20 R4 H10F - | - - H30 H40 - - | K01 - K30 K40 M30 - |
| Т30К4 Т15К6 Т5К10 | K7H K5H K2S | TT1 TTX TTS | - ST:10T ST:20T | S05T S10T S36T | F02 S1P S4 | - S10 S30 | P01 P10 P30 |
| ТТ7К12 ТТ10К8Б ТТ20К9 ТТ8К6 | К420 К21 К29 К313 | TTR AT15S TTM - | ST:40T UT:20T ST:25T UT:10T | S40T U20T S26T U10T | S6 H13A SM R1P | - - S25 U10 | P50 M20 P25 M10 |
| TH-20 KHT-16 | - K162B | - - | NX22 NX33 | - - | CT515 CT520 | - - | - - |

4.2.4. Направления совершенствования качества

твердосплавных материалов

В большинстве отраслей промышленности, как показывает практика, твердые сплавы являются наиболее употребительными инструментальными материалами для точения и фрезерования.  В связи с появлением новых обрабатываемых материалов, например, высокопрочные чугуны с вертикулярным (червеобразным) графитом, в автомобильной промышленности, авиастроении, с увеличением производительности постоянно повышаются требования к качеству твердых сплавов, меняется как структура самого сплава, так и состав покрытий.

На выставке «Металлообработка 2006» («Экспоцентр» на Красной Пресне 24-25 мая 2006) и в материалах проходившей там конференции «Отечественное прогрессивное металлообрабатывающее оборудование и технологии для российского машиностроения» были сформулированы основные направления по разработке новых и совершенствованию существующих твердых сплавов [6-9, 12, 14].

1. Создание широкоуниверсальных по областям применения твердых сплавов, что приведет к сокращению их номенклатуры и повышению надежности работы инструмента на автоматических линиях и в ГПС.

2. Разработка специализированных марок твердых сплавов для конкретной отрасли применения.

3. Создание новых композиций твердых сплавов с использованием наиболее эффективных и менее дефицитных составов как карбидной, так и связующей фаз.

4. Разработка новых составов тонкослойных покрытий и технологий их нанесения.

5. Совершенствование структуры твердых сплавов.

6. Получение твердых сплавов с градиентными свойствами.

Нанесение износостойких покрытий на твердосплавные режущие инструменты и пластины из твердых сплавов является одним их эффективных путей повышения стойкости и расширения их технологических возможностей. В качестве материалов для таких покрытий используются карбиды, нитриды, бориды, карбонитриды и силициды тугоплавких металлов, а также окись алюминия и синтетические сверхтвердые материалы на основе алмаза и эльбора.

Сочетание вязкой основы твердого сплава, хорошо сопротивляющегося пластической деформации в условиях резания, с твердыми слоями на контактных площадках обеспечивает высокую сопротивляемость различными видами износа, сокращает номенклатуру выпускаемых твердых сплавов и расширяет область их эффективного использования. Износостойкие покрытия бывают одно- и многослойные. Толщина однослойных покрытий превышает 3-4 мкм, двух- и трехслойные – 5-8 мкм, и в некоторых случаях составляет 10-12 мкм.

В России освоен выпуск твердосплавных неперетачиваемых пластин как с однослойными, так и многослойными покрытиями, наносимыми на серийные твердые сплавы. Основные марки отечественных твердых сплавов с покрытиями и ряда зарубежных фирм приведены в табл.4.5.

Таблица 4.5

Твердые сплавы с износостойкими покрытиями,

изготавливаемые в России и за рубежом

| № | Фирма, страна | Наименование пластин | Тип покрытия | Число слоев | Толщина покрытия, мкм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Россия | Т17К9 | TiC+Ti(CN)+TiN | - | - |
| 2 | Россия | Т5К10 | TiC+Ti(CN)+TiN | - | - |
| 3 | Россия | ВК6 | TiC+Ti(CN)+TiN | - | - |
| 4 | Россия | ВК8 | TiC+Ti(CN)+TiN | - | - |
| 5 | Sandvic Coromant (Швеция) | GC 400 | TiC+Al2O3+TiN | 3 | - |
| 6 | Krupp Widia (ФРГ) | TZ 15 | TiC+Ti(CN)+ +Ti(CN)2+ZrN | 4 | 11 |
| 7 | Kennamental (США) | КС 850 КС950 | TiC+Ti(CN)+ TiN TiC+Al2O3+TiN | 3 3 | 10 10 |
| 8 | Sandvieс J. (Япония) | GC 135 GC 315 | TiC+Al2O3 | 2 | 5-7 |
| 9 | Edgar Allen Tools Ltd (Англия) | Р20 | TiN | 1 | 8-12 |
| 10 | Carbex SA (Франция) | RW2110 RW2115 | TiC+ TiN TiC+Al2O3+TiN | 2 3 | 8 6-7 |

В последнее время наметилась тенденция при формировании состава покрытия в матрицу вносить упрочняющую фазу, размеры частиц которой существенно ниже размеров зерна матрицы и измеряются нанометрами с целью повышения дисперсности упрочняющей фазы. При фрезеровании электролитических никелевых и хромовых покрытий в качестве упрочняющей фазы использовали диборид хрома CrB2 (средний размер зерна 41 нм) и карбид кремния SiC (средний размер зерна 62 нм). Оказалось, что микротвердость композиционных материалов с нанокомпонентами в основе никеля и хрома в 1,4-1,9 раз выше, чем у чистых металлов, и в 1,1-1,2 раза выше, чем у композиционных материалов с микропорошоками этих соединений (размер зерна меньше 5 мкм); при этом интенсивность изнашивания покрытий с нанопорошками снижается в 1,5-2,5 раза.

В области совершенствования структуры твердых сплавов основной тенденцией является уменьшение зерна твердосплавного порошка. В течение последних нескольких лет размер зерна карбидов в твердом сплаве уменьшился от 5,0-7,9 мкм (очень крупное зерно) до 0,3-0,5 мкм (ультрамелкое зерно).

В результате уменьшения зерна существенно повышаются физико-механические свойства твердого сплава, в первую очередь, твердость, изгибная прочность и ударная вязкость сплава (рис.4.2). Повышение изгибной прочности и ударной вязкости способствует повышению его устойчивости к действию циклических механических и тепловых нагрузок, уменьшению масштабов повреждения лезвий инструмента, вызванных усталостными явлениями (осыпание, выкрашивание, сколы). Другим следствием уменьшения размера зерна является возможность получения более острой кромки с меньшим радиусом округления. В результате уменьшаются усилия резания, интенсивность тепловыделения и температуры в зоне контакта. При температурах порядка 6000С повышается твердость сплава, что уменьшает абразивный износ. С уменьшением размера зерна снижается тепропроводность твердого сплава и увеличивается количество тепла, уходящего в стружку. Благодаря снижению температуры на контактных поверхностях инструмента снижается интенсивность протекания термически активируемых механизмов изнашивания – окислительного и диффузионного.

Изгибная прочность, Н/мм2

Твердость HV30

Рис.4.2. Свойства мелкозернистых твердых сплавов: 1 – мелкое зерно                       (0,8-1,3 мкм); 2 – мельчайшее (0,5-0,8мкм); 3 – ультрамелкое (0,5-9,5 мкм);                    4 – наномелкое (<200 нм)

Указанные выше свойства ультрамелкозернистых сплавов делают их применение эффективным в условиях резания, когда требуется сохранить острую кромку лезвия инструмента в условиях повышенной механической и тепловой нагрузки на контакте, в частности, при фрезеровании и обработке без охлаждения.

Развитие  технологий деформирования и спекания пластин из твердого сплава позволяет получать твердые сплавы с градиентными свойствами, у которых поверхностные слои имеют уменьшенное содержание металлической связки, что обеспечивает их большую твердость и износостойкость по сравнению с более вязкой и прочной основой.

4.2.5. Режущая керамика

Исходным материалом для изготовления керамики является тонкоизмельченный (размер зерна 1-2 мкм) порошок корунда – искусственной окиси алюминия Al2O3, полученной прокаливанием технического глинозема при температуре 1500-17000С [3].

По сравнению с твердыми сплавами режущая керамика имеет более высокую твердость (до HRA 95), повышенную теплостойкость (до 14000С), высокую износостойкость, малое сродство с металлами, пониженную склонность к схватыванию с обрабатываемым материалом, бóльшую экономичность благодаря дешевизне исходного материала и незначительному содержанию карбидов тугоплавких материалов (титана, молибдена и др.).

К недостаткам режущей керамики следует отнести низкую ударную вязкость (0,5-1,2 Нм/см2) и пластичность, плохую сопротивляемость циклическим изменениям силовой и тепловой нагрузки.

Выпускаемая в настоящее время режущая керамика подразделяется на три базовые группы, отличающиеся составом, технологией изготовления и физико-механическими свойствами.

К первой группе относится оксидная (белая) керамика, состоящая из оксида алюминия (Al2O3) и небольшого количества окислов других металлов. Мелкозернистая структура (0,5 мкм) обеспечивает высокую износостойкость и относительно высокую прочность режущей керамики. Представителями оксидной керамики этой группы являются марки ЦМ332, ВО-13, ВО-14, ВО-15, ВШ-75. Наибольшее распространение имеют ВО-13 и ВШ075 (=400-550 МПа, твердость – 91-93 HRC, теплостойкость – 12000С).

Ко второй группе относится оксидно-карбидная керамика, которая является промежуточной композицией по составу между чисто оксидной керамикой и твердым сплавом. В качестве карбидной составляющей применяют смесь карбидов WC и Мо2С или Мо2С и TiC. Количество карбидов меняется от 20 до 40% по массе. Представителями этой группы режущей керамики являются марки В-3, ВОК-60, ВОК-63, ВОК-71, ВОК-95, а также оксидно-нитридная керамика ОНТ-20 (кортинит) (=650-860 МПа, твердость – 93-95 HRC, теплостойкость – 1250-14000С).

К третьей группе режущей керамики относится силинит-Р - инструментальный материал на основе нитрида кремния (композиция 36,6%Si3N4+15,4%Al2O3+41,8%TiN), получаемый методом горячего прессования. Его отличительные особенности: стабильность физических свойств и кристаллической структуры при высокой температуре; невысокая стоимость и доступность исходного продукта; отсутствие в составе вольфрама и его соединений; отсутствие адгезии по отношению к черным и цветным металлам. Силинит-Р имеет прочность =500-700 МПа, твердость – 94-96 HRC и теплостойкость – 12000С.

Основное назначение инструментов с использованием режущей керамики – тонкое, чистовое и получистовое точение, растачивание и торцевое фрезерование на оборудовании, имеющем высокую жесткость. Режимы обработки инструментами из режущей керамики при обработке различных материалов колеблются в довольно широких пределах:                        =100-700 м/мин; =0,04-0,6 мм/об; =0,3-2,5 мм.

4.2.6. Сверхтвердые инструментальные материалы

Развитие техники и технологии высоких давлений и температур обусловило создание широкой гаммы различных синтетических сверхтвердых материалов на основе алмаза и кубического нитрида бора, отличающихся по способу получения, структуре и физико-механическим свойствам. Синтетические алмазы и кубический нитрид бора делятся на два класса:

- порошкообразные материалы, применяемые для изготовления абразивного инструмента;

- поликристаллические материалы, изготовленные в виде цилиндрических вставок и пластинок для оснащения режущего инструмента.

В качестве инструментального материала для оснащения режущего инструмента используются только поликристаллические сверхтвердые материалы (ПСТМ), которые обычно разделяются на три большие группы:

- поликристаллы на основе алмаза;

- поликристаллы на основе нитрида бора;

- композиционные (двухслойные) поликристаллы.

4.2.6.1. Поликристаллы на основе алмаза

По технологии получения синтетические сверхтвердые материалы на основе алмаза можно разделить на две группы:

1) поликристаллы алмаза, получаемые в результате фазового перехода графита в алмаз в присутствии катализаторов при давлении 105 МПа и температуре 20000С;

2) поликристаллы алмаза, получаемые спеканием алмазных зерен, которые в свою очередь имеют три разновидности:

- полученные спеканием мелких алмазных порошков в чистом виде или после специальной предварительной обработки для активизации процесса спекания и представляющие собой однофазный продукт;

- представляющие собой гетерогенный композит, состоящий из частиц алмаза, скрепленных связкой, которая располагается в виде тонких прослоек между кристаллами алмаза, и обладающие высокой прочностью и твердостью;

- полученные пропиткой алмазного порошка металлическим связующим при высоких давлениях и температурах. В качестве связки используются никель, кобальт, железо, хром.

Поликристаллы на основе алмаза, предназначенные для изготовления режущего инструмента, обладают высокой износостойкостью, хорошей теплопроводностью, малыми коэффициентами линейного и объемного расширения, небольшим коэффициентом трения и малой адгезионной способностью к металлам, за исключением железа и его сплавов с углеродом.

К недостаткам синтетических алмазов можно отнести их способность интенсивно растворяться в железе и его сплавах с углеродом при температурах, достигающих 700-8000С. Это накладывает ограничения на его использование при обработке металлов резанием. В то же время алмазный инструмент на высоких скоростях резания отличается высокой производительностью и стойкостью при обработке цветных металлов и их сплавов, титана и его сплавов, а также пластмасс.

Физико-механические свойства различных марок ПСТМ колеблются в пределах: микротвердость – 70-100 ГПа; предел прочности на сжатие – от 200-400 (баллас) до 4400-5000 МПа (карбонит); предел прочности при изгибе – от 500 до 2000 МПа; теплостойкость – 700-8000С.

4.2.6.2. Поликристаллы на основе нитрида бора

Поликристаллические сверхтвердые материалы на основе плотных модификаций нитрида бора (КНБ) широко применяются в качестве лезвийного инструмента для обработки закаленных сталей и чугунов. Незначительно уступая алмазу по твердости, КНБ отличается высокой              теплостойкостью, стойкостью к циклическому воздействию высоких температур и, что особенно важно, химической инертностью к железу, являющемуся основным компонентом большинства материалов, подвергаемых металлообработке. Промышленностью выпускается несколько марок ПСТМ на основе нитрида бора - композит 01, композит 02, композит 03, композит 05 и др. Их физико-механические свойства колеблются                      в пределах: микротвердость – 20-40 ГПа; предел прочности на сжатие – 2000-4000 МПа (карбонит); предел прочности при изгибе – от 250                       до 1200 МПа; теплостойкость – 800-15000С.

4.2.6.3. Композиционные (двухслойные)

поликристаллические сверхтвердые материалы

Принципиальной особенностью этих материалов является то, что спекание порошков сверхтвердых материалов производится при высоких температурах и давлениях на твердосплавной подложке, в результате чего образуется слой ПСТМ толщиной 0,5-2 мм, прочно связанный с материалом подложки.

Двухслойные композиционные сверхтвердые материалы имеют ряд преимуществ по сравнению с однородными по объему сверхтвердыми материалами:

- упрощается технология крепления режущего инструмента в корпусе державки путем припайки к твердосплавной подложке;

- наличие подложки придает двухслойным сверхтвердым композиционным материалам повышенную ударную вязкость.

Среди наиболее известных двухслойных композиционных материалов из кубического нитрида бора можно отметить композиты: 05Д-2С, 10Д, БПК; на основе алмаза – ДАП, ДИАМЕТ, АМК-25, АМК-27, АТП.

4.2.6.4. Применение лезвийных инструментов

из сверхтвердых материалов

Использование лезвийных инструментов из сверхтвердых материалов при обработке различных материалов на основных технологических операциях металлообработки позволяет:

- снизить шероховатость обработанной поверхности до 0,08 мкм, достичь точности 5-6-го квалитета;

- устранить структурные изменения в поверхностном слое обрабатываемых материалов;

- повысить производительность обработки в 2-5 раз по сравнению с шлифованием;

- заменить вольфрамовые твердые сплавы на операциях чистовой и получистовой обработки.

Для эффективного использования лезвийных инструментов из сверхтвердых материалов необходимо прежде всего правильно определить область их применения.

Инструменты на основе алмаза имеют более высокую твердость, чем инструменты на основе нитрида бора, но значительно уступают им по теплостойкости. Кроме этого ПСТМ на основе нитрида бора химически инертны к черным металлам, а на основе алмаза имеют с ними химическое сродство, что главным образом и определяет границу между областями их применения. В табл.4.6 приведены некоторые области применения и режимы резания инструментов на основе алмаза и нитрида бора.

Таблица 4.6

Области применения и режимы резания лезвийным инструментом

из ПСТМ на основе алмаза и нитрида бора

| Материал |  | Режимы резания |  |  | Шероховатость поверхности, Ra, мкм | Вид обработки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| обрабатываемый | инстру-мента | , м/мин | S, мм/об | t, мм |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Алюминиевые сплавы АЛ2, АЛ9, АЛ10 (НВ90-110) | АСПК АСПК | 500-700 320-350 | 0,02-0,03 0,03 | 0,1-0,2 0,5-0,7 | 0,32-0,16 0,63-0,32 | точение растачивание |
| Титановые сплавы ВТ1, ВТ3, ОТ4, ВТ9 | АСБ-Р АСБ-Б | 80-100 | 0,02-0,4 | 0,05-0,1 | 0,63-0,32 | точение |

Окончание табл.4.6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Медь и ее сплавы БрОФ 10-1 (НВ 90) | АСПК | 300-400 | 0,01-0,05 | 0,1-0,2 | 0,32-0,16 | точение |
| Стеклопластики | АСПВ | 400-500 | 0,04-0,05 | 0,5-0,6 | 0,62-0,32 | точение |
| Сталь закаленная | Композит 01 | 60-160 60-100 80-160 | 0,02-0,16 0,04-0,08 25-80 мм/мин | 0,05-0,6 0,2-0,6 0,1-0,4 | 0,63-0,08 2,5-1,25 1,25-0,32 | точение, зенкерование, торцевое фрезерование |
| Чугун (НВ 200-600) | Композит 01 | 360-600 200-600 | 0,04-0,10 25-160 мм/мин | 0,05-0,8 0,1-0,6 | 1,25-0,63 2,5-0,63 | точение, торцевое фрезерование |
| Сталь закаленная (HRCЭ55-65) | Композит 02 | 60-100 | 0,02-0,12 | 0,02-0,75 | 1,25-0,32 | точение |
| Чугун серый СЧ-18 | Композит 05 | 900 | 800-1000 мм/мин | 0,5-0,6 | 1,25-0,32 | торцевое фрезерование |
| Сталь закаленная (HRCЭ55-65) | Композит 10 | 50-200 | 0.02-0,2 | 0,1-0,5 | 0,63-0,32 | точение |

4.2.7. Абразивные материалы

К абразивным материалам относятся такие естественные и искусственные материалы, основными составляющими которых являются минералы высокой твердости. Они подразделяются на природные (естественные) и искусственные [13, 14].

4.2.7.1. Природные абразивные материалы

Алмаз (А) – минерал, состоящий из кристаллического углерода с кубической решеткой. Он обладает наибольшей твердостью из всех известных материалов (микротвердость 86-100 ГПа), анизотропен (твердость в различных направлениях различна), обладает наибольшим модулем упругости и минимальным коэффициентом линейного расширения.

При нагреве до высоких температур алмаз превращается в графит и аморфный углерод. В окислительной среде такое превращение начинается при температуре около 6000С, в защитной (водородной) – около 12000С; при нагреве в контакте с железом до 8000С наблюдается растворение алмаза.

Алмаз обладает высокой тепло- и температуропроводностью, большим сопротивлением сжатию, но хрупок из-за наличия плоскостей спайности в кристалле и наибольшего сопротивления изгибу и вибрационным нагрузкам.

Из всех добываемых алмазов около 80% используется для технических целей, 20% - для ювелирных нужд.

Основные физико-механические свойства алмазов:

- твердость (по Моосу) – 10;

- предел прочности при изгибе – 300 МПа, при сжатии – 2000 МПа;

- температура плавления - 40000С;

- коэффициент линейного теплового расширения – (0,9-1,45)10-6;

- коэффициент трения – 0,08-0,1.

Из технических алмазов изготавливают:

- инструменты для шлифования, доводки и разрезки различных материалов;

- для бурения горных пород;

- карандаши и ролики для правки шлифовальных кругов;

- наконечники в приборах для контроля твердости, измерительных приборов;

- при волочении проволоки;

- для обработки часовых и приборных камней;

- при сверлении твердых сортов стекла и др.

Корунд (Е) – горная порода, состоящая на 80-95% из кристаллической окиси алюминия Al2O3 с примесью кварца и других материалов. Корунд имеет микротвердость 19-22 ГПа, твердость по Моосу 9; применяется для изготовления шлифпорошков и микропорошков для шлифования и полирования изделий из металла и стекла.

Наждак – горная порода, состоящая из корунда, магнетита, гематита (окислы железа) и кварца; содержание корунда в наждаке – около 30%. Из наждака изготавливают шлифзерна для шлифования свободным абразивом.

Гранат – минерал с кубическим типом решетки, представляет собой соединение алюминия, железа, хрома, кальция, магния и марганца с кремниевой кислотой. Шлифзерна из граната используют для изготовления шлифовальной шкурки, применяемой при обработке дерева, пластмасс, кожи.

Кремень содержит не менее 96% SiO2 и не более 1% СаО; твердость, по Моосу, около 7, микротвердость – 10-11 ГПа, применяется в виде порошков и зерен для изготовления шлифовальной шкурки, применяемой для обработки эбонита, дерева, кожи.

4.2.7.2. Искусственные абразивные материалы

Алмаз синтетический (АС) – абразивный материал, получаемый синтезом из графита при давлениях порядка 1050-1060 МПа и температуре 1500-20000С. Синтетические алмазы выпускаются следующих марок: АССО, АССР, АСВ, АСК, АСС. Последняя – самая прочная марка, используется для изготовления бурового инструмента, резки корунда и правки абразивных кругов.

Синтетические алмазы широко применяются для изготовления алмазно-абразивного инструмента на различных связках, а порошки из этого материала – для изготовления паст, применяемых на доводочных и притирочных операциях.

Эльбор – кубический нитрид бора (КНБ) – получают из гексагонального  -BN при высоких давлениях и температуре. Эльбор инертен к железу, имеет микротвердость 80-100 ГПа. Применяется для получения зерен и порошков, идущих на изготовление абразивных инструментов.

Карбид бора – состоит из 93% В4С и примесей бора, графита и других элементов. Кристаллический В4С имеет твердость, по Моосу, 9,32, а микротвердость – 40-50 ГПа и применяется для доводки режущего инструмента из твердых сплавов в виде порошков и паст.

Карбид кремния SiС – имеет твердость, по Моосу, 9,1, микротвердость 33-36 ГПа. Из карбида кремния получают шлифзерна, шлиф- и микропорошки для изготовления абразивного инструмента на твердой и гибкой основе, а также паст.

Электрокорунд – абразивный материал, состоит из кристаллического - Al2O3, получаемого в электропечах из чистого глинозема (бокситов) и небольшого количества примесей. Промышленность выпускает несколько разновидностей электрокорунда: нормальный; белый; хромистый; титанистый; циркониевый; моно- и сферокорунд. Применяется в виде шлифзерен и шлифпорошков для шлифовальных кругов на различной связке для чистового и точного шлифования твердой стали, для заточки инструментов из инструментальной стали, а также для изготовления шлифовальных шкурок.

При изготовлении абразивных инструментов (кругов, брусков, шкурок) шлифовальные зерна и порошки соединяются при помощи связок.

Керамическая связка (К) обладает большой химической стойкостью, не боится влаги и состоит из белой огнеупорной глины, шпата, талька, жидкого стекла, кварца. Круги на керамической связке обладают большой хрупкостью, поэтому применяются при скоростях менее 3,5 м/с.

Бакелитовая связка (Б) состоит из искусственной смолы, которая придает кругу упругость и эластичность и позволяет работать с окружной скоростью до 50 м/с (для отрезных кругов – до 75 м/с). Круги на бакелитовой связке применяются, когда не допускается повышенный нагрев шлифуемой поверхности, например, при шлифовании резьбы, так как уже при 1800С связка теряет прочность.

Вулканитовая связка (В) состоит из 70% каучука и 30% серы. Круги на этой связке эластичны, дают возможность шлифовать кольцевые канавки криволинейного профиля кругом прямоугольного профиля, на этой связке можно изготавливать очень тонкие круги толщиной 0,3-0,5 мм диаметром 150-200 мм. Вулканитовые круги используются при окончательной обработке, когда требуется не только шлифование, но и полирование.

Металлическая связка (М) применяется для изготовления алмазных эльбовых и обычных абразивных кругов. Абразивные круги на металлической связке преимущественно применяются для сохранения кромкости кругов, заточки стальных инструментов, шлифования стальных деталей, электролитического шлифования труднообрабатываемых сталей, сплавов  и правки кругов на керамической, вулканитовой и бакелитовой связках. Рабочие окружные скорости кругов выбираются в зависимости от формы круга и находятся в пределах 25-60 м/с.

Рекомендуемая литература

1. Воробьева Г.А., Складнова Е.Е., Леонов А.Ф., Ерофеев В.И. Инструментальные материалы. – СПб: Политехника, 2005. – 262 с.

2. Высокопроизводительная обработка металлов резанием. Sandvik Coromant.  - М.: Полиграфия, 2003. – 201 с.

3. ГОСТ 26630-85 (Ст СЭВ 4658-84). Материалы керамические инструментальные. Марки . М.: Изд-во стандартов, 1985. – С.2.

4. ГОСТ 3882-74. Сплавы твердые спеченные. Марки. – М.: Изд-во стандартов, 1978. – 20 с.

5. Кюбарсепп Я.П., Аннука Х.И., Вельдна Л.Э. Опыт применения карбидосталей в качестве инструментального и конструкционного материала // Вестник машиностроителя. – 1993. - №3. – С.31-36.

6. О режущих свойствах твердых сплавов со стальной связкой / Моисеев В.Ф., Старков В.К., Янек С.В., Кириллов А.К. // Обработка резанием (Технология, оборудование, инструмент): Сб. ст.– М.: ЭИ НИИ ИНФОРМмаш, 1987. Вып.8. – С.12-18.

7. Панов В.С. Нанотехнологии в производстве твердых сплавов // Известия вузов. Сер. Черная металлургия. – 2007. - №2. – С.63-68.

8. Петрушин С.И. Основы формообразования резанием лезвийным инструментом. – Томск.: Изд-во науч.-техн. лит-ры, 2004. – 203 с.

9. Прожега М.В. Влияние размера WC на износостойкость твердых сплавов WC-Cо // Трение и смазка в машинах и механизмах. – 2007. - №5. – С.42-46.

10. Руднева В.В., Галевский Г.В. Особенности электроосаждения и свойства композиционных покрытий с нанокомпонентами // Известия вузов. Сер. Черная металлургия. – 2007. - №3. – С.39-43.

11. Руднева В.В., Галевский Г.В. Термоокислительная устойчивость нанопорошков тугоплавких карбидов и боридов // Известия вузов. Сер. Черная металлургия. – 2007. - №4. – С.20-24.

12. Рыжкин А.А. и др. Физические основы обработки материалов резанием: учеб. пособие. – Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 1996. – 352 с.

13. Рыжкин А.А., Дмитриев В.С. Инструментальные режущие материалы: учеб. пособие. – Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 1993. – 86 с.

14. Солоненко В.Г., Рыжкин А.А. Резание металлов и режущие инструмента. – М.: Высшая школа, 2007. – 414 с.

15. Третьяков В.И. Металлокерамические твердые сплавы. М.: Машиздат, 1962. – 592 с.

16. Федоров В.Л., Дымова Э.Н. Инструментальные материалы и вопросы стружкодробления в гибких производственных системах // Наука и техника. Сер. «Резание металлов. Станки и инструменты». – 1991. – Т.10. – М.: ВИНИТИ. – 136 с.

17. Taschenbuch für die Spanende Formung. – Leipziq: Hartu,, 1972. – S.112.

18. Turning Tools and Jnserts: [Catalogne] / Sandvik Coromant. – Sandwiken (Sweden), 1990. - 496 p.

19. Widia-Hartmetallsorten für das Zerspanen, die Umformtechnik und den Verschleissschutz; [Katalog] Krupp WIDIA-Fabrik, 1990. – 23 c.

20. Wysiecki Nowoczesne materialy narzedziowe. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne (WNT), 1997. – 174 c.

5. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ

5.1. Деформация  металла  при  резании

5.1.1. Общие  сведения  о  деформациях

Воздействие лезвий инструмента на обрабатываемую заготовку вызывает упругую и пластическую деформации материала. Особенностью упругой деформации является восстановление размеров и формы деформируемого объема материала после снятия нагрузки за счет обратимого изменения межатомных расстояний в кристаллической решетке. При пластической деформации происходит необратимое, т.е. остаточное изменение формы и размеров деформируемого объема без нарушения его сплошности путем необратимого перемещения отдельных атомов, кристаллитов, зерен. В ряде случаев наблюдается и разрушение срезаемого слоя.

При пластической деформации происходит переход материала из равновесного состояния с минимальной внутренней (потенциальной) энергией в неравновесное, характеризуемое повышенным содержанием запасенной энергии. В результате при пластической деформации изменяются не только размеры и форма деформируемого материала, но и физико-механические свойства (твердость, тепло- и электропроводность и др.), так как последние обусловлены энергетическим состоянием материала. Поэтому в общем случае пластическая деформация - это сложная совокупность механо-физико-химических явлений. Рассмотрим лишь некоторые из них - внутрикристаллические и межкристаллические. К внутрикристаллическим явлениям в монокристаллах следует отнести скольжение (сдвиг) и двойникование.

Решетки большинства металлов имеют кубическую и гексагональную форму; в узлах решеток расположены атомы металлов. При приложении нагрузки к монокристаллу (растяжение, сжатие) он разделяется на элементы, которые скользят по кристаллографическим плоскостям решетки, наиболее плотно заполненным атомами (на рис. 5.1, а, б и в - заштрихованы) или происходит смещение отдельных частей монокристалла по плоскостям скольжения (рис. 5.2, а) [4, 21].

а)    		               б)                     	        в)

Рис.5.1. Типы кристаллических решеток металлов:

а – объемно центрированный куб (-Fe); б - гранецентрированный

куб (-Fe);  в - гексагональная решетка (Cd, Zn)

а)                                             б)

Рис. 5.2. Виды деформации кристаллов: скольжение (а)

и двойникование (б)

В действительности деформации в монокристаллах сложнее, так как сдвиги могут происходить по нескольким кристаллографическим плоскостям, число которых возрастает с увеличением приложенного напряжения. В этом случае сдвиг происходит в виде ряда последовательных смещений отдельных участков решетки по плоскости скольжения и продолжается в течение малого промежутка времени. Каждый элементарный сдвиг происходит на длину порядка 2000  и вызывает наложение кристаллографических плоскостей решетки. Дальнейшее повышение внешней нагрузки вызывает элементарные сдвиги по другой плоскости и т.д. При пластической деформации образуются остаточные напряжения, которые искажают кристаллическую решетку металла вблизи плоскостей скольжения и тем самым увеличивают сопротивление сдвигу, т.е. упрочняют материал.

Двойникование характеризуется поворотом деформированной части кристалла вокруг некоторой  оси  в  зеркальное  положение  по  отношению  к  недеформированному состоянию за счет одновременного скольжения по системам атомных плоскостей (рис.5.2,б).

Явление двойникования внешне сопровождается скачкообразным изменением сдвигающих напряжений; в наибольшей мере эти явления наблюдаются при высоких скоростях деформирования и предшествуют моменту разрушения.

В настоящее время механизм скольжения в металлах объясняется с точки зрения теории дислокаций, представляющих собою несовершенства пространственной решетки кристаллита, обусловленные наличием в решетке чужеродных атомов внедрения, вакансий, а также смещений некоторых атомов в атомной плоскости от их нормального положения под действием различного рода напряжений, прежде всего термических. Дислокации образуются при кристаллизации металлов, пластическом деформировании, в зоне высоких напряжений и при механической обработке. Дислокации оказывают двоякое влияние на сопротивление сдвигу металла при резании. Увеличение их числа до определенного предела, например при отжиге, резко снижает прочность. Однако при определенной их концентрации дислокации взаимодействуют между собой, “залечивают” дефекты и повышают прочность материала (при наклепе).

При пластической деформации технических металлов, имеющих поликристаллическое строение, помимо внутрикристаллической, имеет место межкристаллическая деформация, при которой происходят перемещения зерен относительно друг друга, сопровождающиеся нарушением границ между ними.

Механизм пластической деформации поликристаллов приближенно можно представить следующим образом. При приложении внешней нагрузки сначала деформируются те зерна, плоскости скольжения которых наиболее благоприятно расположены по отношению к действующей силе. Но деформация этих зерен затруднена соседними, в которых плоскости скольжения расположены иначе, поэтому каждое зерно будет находиться в сложном напряженном состоянии. Происходит внутрикристаллическая деформация, и отдельные зерна упрочняются. Для дальнейшего деформирования тела необходимо увеличить внешнюю нагрузку, что приведет к внутрикристаллической деформации уже в соседних зернах, вызовет разрушение зерен, перемещение и поворот их в определенном направлении по отношению к действующей силе (образование текстуры). В этом случае происходит изменение структуры и физико-механических свойств тела - возникновение внутренних напряжений, повышение твердости, снижение пластичности и теплопроводности.

5.1.2. Схема  деформаций  и стружкообразования

Процесс резания металлов складывается из трех стадий - упругой (обратимой) деформации срезаемого слоя, его пластической (необратимой) деформации и разрушения по линии среза, в результате чего отделяется стружка. При этом в процессе резания впереди лезвия инструмента всегда будет находиться определенная упругопластически деформируемая зона обрабатываемого материала - зона опережающих деформаций. Эта зона, непрерывно распространяясь, охватывает как срезаемый слой, так и часть материала заготовки за линией среза.

Впервые процесс образования стружки при резании металлов исследовал И.А. Тиме. Он тщательно полировал боковую поверхность стального образца, с которого на строгальном станке с небольшой скоростью снимал стружку, и по изменению (потускнению) вида полированной поверхности судил о зоне пластической деформации, возникающей под действием резца (рис.5.3).

При перемещении резца частицы металла под действием силы Р сначала упруго сжимаются (см. рис.5.3,а) и пластически деформируются до тех пор, пока напряжения в материале не достигнут предела текучести. В этот момент происходит скалывание элементов стружки, дальнейший их сдвиг по плоскости ВС (см. рис.5.3,б). Такое же изменение претерпевает каждый из элементов 1-6 (рис.5.3,в). По наблюдениям И.А. Тиме, пластическая деформация распространяется в зоне, ограниченной углом , который он назвал сдвигом действий; угол  назван углом скалывания или углом сдвига, а плоскость ВС – плоскостью скалывания (сдвига). Такой процесс образования стружки относится к пластичным материалам, обрабатываемым с большой толщиной среза и при малом угле резания  (нестандартный термин).

Рис. 5.3. Схема стружкообразования (по И.А. Тиме. [5])

И.А. Тиме установил, что пластически деформированная зона в реальных условиях резания имеет небольшую толщину по сравнению с толщиной среза  (см. рис.5.3,в), в результате у него появились основания считать, что процесс образования стружки при резании осуществляется по единственной плоскости сдвига.

А.А. Брикс впервые высказал предположение о том, что пластические сдвиги в срезаемом слое происходят по семейству плоскостей, расположенных веерообразно и проходящих через лезвие инструмента (плоскости ОА0, ОА1, ОА2,… ОАn на рис. 5.4.)

Рис.5.4. Схема стружкообразования

(по А.А.Бриксу. [4])

Основание этому давало наличие наплыва металла в зоне перехода задней поверхности стружки на свободную обрабатываемую поверхность. Предлагаемая А.А. Бриксом схема стружкообразования была шагом вперед по сравнению со схемой с единственной плоскостью раздела.

Н.Н. Зорев [10], исходя из свойств линий характеристик при пластической деформации, схему стружкообразования представляет так, как показано на рис. 5.5. Согласно этой схеме, пластическая зона LOM ограничивается линией сдвига OL, вдоль которой происходят первые пластические деформации (начальная граница зоны стружкообразования), линией сдвига ОМ, вдоль которой происходят последние сдвиговые деформации (конечная граница зоны стружкообразования), и линией LM, которая представляет деформированный участок наружной поверхности среза (наружная граница зоны стружкообразования). Внутри пластической зоны LOM расположено семейство линий скольжения, вдоль которых последовательно осуществляются нарастающие деформации снимаемого слоя. Предложенная Н.Н. Зоревым  схема стружкообразования является наиболее совершенной, так как основывается на общих законах пластического деформирования, а именно, на свойствах линии скольжения; однако с целью упрощения анализа Н.Н. Зорев считает возможным кривые линии скольжения заменить прямыми.

Рис.5.5. Схематическое изображение линий скольжения в  зоне стружкообразования

(по Н.Н.Зореву. [10])

Его схема принципиально совпадает  со схемой А.А. Брикса, а отличается от нее тем, что наружная поверхность  стружки и пластическая зона плавно сопрягаются. Эта позиция проф. Н.Н. Зорева подтверждается в ряде зарубежных исследований (Х. Вебером, Германия). Хотя схема стружкообразования с единственной плоскостью сдвига существенно упрощает реальную ситуацию в зоне резания, тем не менее в мировой практике она принята за основу в исследованиях процесса стружкообразования.

Необходимо показать, что существование единственной плоскости сдвига невозможно не только по причине, отмеченной Т.Н. Лоладзе [19], а именно: «в плоскости сдвига частица металла меняет скорость движения с  резания до  стружки, из-за чего эти частицы должны получить бесконечно большие ускорения», но и из-за того, что  в плоскости сдвига материал должен иметь бесконечную скорость деформации, которая есть производная деформации по времени. Последнее утверждение иллюстрируется анализом формулы скорости деформации

,

где - толщина деформируемого элемента.

Ели положить толщину  бесконечно уменьшающейся, то скорость деформации ; это нереально, так как  имеет большое, но конечное значение.

Необходимо добавить еще один аргумент. Из теории пластичности известно [37], что линии скольжения выходят на свободную поверхность под углом . Линия ОА (см. рис.5.5) обязана подчиняться этому условию. С какой плоскостью, U или W, линия  ОА должна составить угол ? Вариант плоскости W  отпадает, в противном случае угол сдвига  всегда был равен , что не соответствует действительности. Поэтому угол  должен быть заключен между линией сдвига  ОА и плоскостью U.

Рис.5.6. О положении единственной

плоскости сдвига

Из рис.5.6 видно, что

,                                            (5.1)

а угол сдвига

,                               (5.2)

т.е. при положительном угле  угол сдвига  должен быть больше           . В этом случае толщина стружки  должна быть меньше тол-             щины среза  («отрицательная» усадка), что возможно лишь при резании некоторых обрабатываемых материалов.

Из этой ситуации можно сделать два вывода: либо не верно классическое положение о выходе линий скольжения на свободную поверхность под углом , либо не приемлемо допущение о единственной плоскости сдвига (очевидно, справедливо последнее). Приведенный  пример показывает, что существующие методы аналитической и экспериментальной оценки не позволяют определить напряженное состояние зоны стружкообразования без существенных допущений.

Рис. 5.7. Распределение микротвердостей и интенсивности касательных

напряжений в зоне стружкообразования при резании латуни

(, м), (по Г.Д. Делю) [9]

В заключение необходимо обратить внимание на то, что приемлемым методом оценки состояния зоны стружкообразования следует считать расчетно-экспериментальную оценку касательных напряжений по измерениям микротвердости на корнях стружeк. Как следует из данных рис. 5.7, зона LOM (см. рис.5.5) является областью, где изменяются напряжения, деформации и твердость. Касательные напряжения вдоль линий сдвига OL…OM распределяются достаточно равномерно, а твердость увеличивается от начальной (OL) до конечной (OM) границы зоны стружкообразования и имеет максимальное значение в стружке (рис.5.7).

5.1.3. Коэффициент утолщения стружки

Рис. 5.8. Схема к определению

коэффициента  утолщения стружки

Пластическая деформации срезаемого слоя внешне проявляется в том, что длина стружки L1 получается короче пути L, пройденного режущей кромкой инструмента по обработанной поверхности (укорочение стружки); толщина стружки a1 больше толщины среза a (утолщение стружки), а ее ширина b1 - больше ширины среза b (уширение стружки) (рис. 5.8) [4, 5]. Такое изменение размеров среза называется усадкой стружки. Практически уширением стружки можно пренебречь, так как оно существенно лишь при срезании толстых стружек, при малом отношении  b/a  и при свободном резании.

Из рис. 5.9 имеем:    =AC=AO sin Ф;

1 = OB = AOcos AOB = AO cos (BOD - AOD) = AO cos(Ф - ).

Тогда коэффициент укорочения стружки

.                                    (5.3)

Как видно из формулы (5.3), усадка стружки уменьшается с увеличением Ф и  Коэффициент укорочения стружки согласно рис. 5.8 равен:

KL = L/L1.                                             (5.4)

Так как объем деформированного тела не изменяется, то bL=1b1L1. Приняв b  b1 (коэффициент уширения Kb = b1 / b =1), получим:

L = 1L1,                                              (5.5)

откуда

.                            (5.6)

Для всех обрабатываемых материалов, кроме титановых сплавов, коэффициент утолщения стружки всегда больше единицы. При обработке титановых сплавов некоторых марок (ВТЗ-1, ВТ5, ВТ8) коэффициент K при определенных условиях резания может быть равным и даже меньшим единицы. Это объясняется малой пластичностью титановых сплавов и большей величиной угла сдвига (Ф = 38-44), а также охрупчиванием срезаемого слоя при температуре 600-800С из-за интенсивного поглощения титаном кислорода и азота воздуха.

Рис. 5.9. Влияние скорости резания на усадку стружки и угол сдвига

при точении титанового сплава ВТЗ (по В.А. Кривоухову) [17]

На рис. 5.9 представлена зависимость коэффициента утол-              щения стружки и угла сдвига Ф от скорости резания при точении титанового сплава ВТЗ (резец из твердого сплава марки ВК2, =10; S=м/об; t = м).

Наличие очень малой и даже “отрицательной” усадки стружки для титановых сплавов указывает на то, что коэффициент утолщения стружки является лишь условной величиной, которая не может в полной мере характеризовать напряженное состояние при резании.

5.1.4. Относительный сдвиг

Усадка стружки не всегда характеризует степень ее пластической деформации. Отсутствие усадки (K = 1, например, в случае обработки титановых сплавов) не означает отсутствие пластической деформации. Последняя всегда имеет место и определяется действительным сдвигом элемента стружки; мерой интенсивности деформации в этом случае будет относительный сдвиг. Найдем его величину.

Деформируемый элемент в обрабатываемом материале АВВ1А1 толщиною x (рис. 5.10, а) за плоскостью сдвига АВ, превращаясь в стружку, сдвигается на величину S (рис. 5.10, б) и занимает положение АВm1m [5].

Очевидно, относительный сдвиг

 = S/x.                                                 (5.7)

а                                     б                          в

Рис. 5.10. Схема к определению относительного сдвига при резании:

- скорость резания; сдв - скорость сдвига; стр - скорость движения стружки

Из рис. 5.10, в имеем:

S = mC + CB1 = xtg (Ф - ) + xctg Ф;

.                         (5.8)

Рис. 5.11. План скоростей

при резании

Найдем соотношения между скоростями резания, сдвига и движения стружки.

Согласно рис. 5.10,а построим план скоростей. Из треугольника скоростей:   – скорость резания, сдв – скорость сдвига и стр – скорость движения стружки (рис. 5.11) имеем:

откуда

.                                       (5.9)

Скорость сдвига сдв практически мало отличается от скорости резания . Найдем скорость движения стружки стр .

Из рис. 5.12 следует:

(5.10)

Согласно зависимости (5.3) получаем

стр =  / K,                                     (5.11)

т.е. скорость движения стружки существенно может отличаться от скорости резания и быть меньше ее в K раз.

Скорость деформации при резании деф - это скорость изменения относительных размеров деформируемого объема; деф намного превосходит сдв и равна:

(5.12)

где - относительный сдвиг; tдеф - время перемещения на расстояние x (см. рис. 5.10).

С учетом зависимости (5.6) получим:

(5.13)

Если принять Ф = 30, = 0, x=0,0210-3 м  и  =1,7 м/с,

то

, м/с.

Как видно, резание металлов является высокоскоростным процессом деформации, поэтому прочностные характеристики металлов, полученные при статических испытаниях, не будут адекватно характеризовать поведение металлов в процессе резания, в особенности при очень больших и сверхвысоких скоростях резания.

5.1.5. Текстура стружки

Рассматривая структуру стружки, мы видим, что, кроме общего сдвига слоя металла под углом , лежащие за плоскостью сдвига зерна металла претерпевают дополнительную деформацию, чистый сдвиг под углом , т.е. в стружке наблюдается образование текстуры. Это явление впервые наблюдал Я.Г. Усачев [4, 5, 35]. Если зерна металла в плоскости сдвига условно представить в виде окружностей, то за плоскостью сдвига они дополнительно деформируются, обращаясь из окружностей в эллипсы (рис.5.12,а). Определим угол  как функцию углов  и . При неподвижной стороне АN (рис.5.12,б) контур АNМ1С1 при сдвиге займет положение АNmС1.

Выделим в металле элементарный объем по деформации в виде куба, боковая сторона которого представляет квадрат AN M1C. Вершина квадрата А совпадает с вершиной резца, а стороны AN и CM1 – с направлением сдвига.

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис. 5.12. Текстура стружки (а) и схема для определения угла   (б)

В результате сдвига квадрат превратится в параллелограмм ANMC1; угол  текстуры стружки измеряется между направлением общего сдвига (АМ) и диагональю параллелограмма Am. Из треугольника AmC (см. рис.5.12,б) следует:

.(5.14)

Так как  (формула 5.8), то

,                                            (5.15)

где - относительный сдвиг.

5.1.6. Связь между усадкой стружки

и относительным сдвигом

Усадка стружки K и относительный сдвиг  являются характеристиками степени пластической деформации срезаемого слоя, и между ними существует функциональная связь [13, 27].

Из уравнения (5.3) имеем

откуда

(5.16)

или

(5.17)

Подставив выражение (5.17) в формулу (5.3) и учитывая, что

получим:

(5.18)

Определим условия, при которых будет наблюдаться минимальная деформация срезаемого слоя (наименьшая величина ). Продифференцируем уравнение (5.18) по K и приравняем производную нулю, предварительно сделав в (5.18) преобразование:

 = K	/ cos - 2tg + 1 / (Kcos);     d / dK = 0;

,

откуда

К = 1.

Таким образом, деформация срезаемого слоя будет минимальной при отсутствии усадки стружки (К = 1). А.М. Розенберг и А.Н. Еремин [27] по уравнению (5.18) построили график зависимости между ,  и К (рис. 5.13) из которого видно, что К= 1.

Относительный сдвиг не всегда равен нулю и при любой усадке имеет минимальное значение при определенном; при К = 1 и  = 90 относительный сдвиг 0. Теоретически процесс резания при К = 1 и  = 0 можно представить как резание бесконечно тонким лезвием (для металлообработки такая схема маловероятна, а в обиходе аналогом можно считать разрезание тонкой проволокой головки сыра).

Рис.5.13. Связь между усадкой стружки и отно-сительным сдвигом при различных передних углах

5.2. Контактные  процессы в  зоне  резания

5.2.1. Напряжения на контактных площадках инструмента

Характерными особенностями контакта стружки с передней поверхностью инструмента являются:

1) неравномерное распределение контактных напряжений на передней поверхности. У режущей кромки они достигают высоких значений и падают до нуля в точке отрыва стружки от передней поверхности;

2) изменение температуры контакта в широких пределах - от комнатной до температуры плавления обрабатываемого материала;

3) различная химическая чистота поверхностей контакта, которые могут быть химически чистыми или покрыты пленками различных химических соединений, исключающими металлический контакт.

| Рис. 5.14. Участки упругого и пластического контакта на передней поверхности | Рис. 5.15. Распределение напряжений на передней поверхности резца |
| --- | --- |

Из-за этих особенностей скольжение стружки происходит в условиях граничного трения без существенных вторичных пластических деформаций контактного слоя стружки (резание с малой скоростью в химически активных средах) или “схватывания” с интенсивной пластической деформацией. Встречаются смешанные условия контакта: прилегающая к режущей кромке длина части контакта находится в условиях граничного трения.

На рис. 5.14: с1 - участок пластического контакта, где наблюдаются схватывание и застойные явления; с-с1 - участок упругого контакта, где при скольжении стружки по передней поверхности имеет место внешнее трение. Каждый из этих участков занимает около половины общей площади контакта и с изменением условий резания изменяется незначительно.

Н.Г. Абуладзе [1] установил зависимость для определения длины  застойной зоны:

с1 = a [ Ka (1 + tg ) + sec ].                                (5.19)

Контактные напряжения на передней поверхности изменяются неравномерно (рис. 5.15). Н.Н. Зорев получил формулу для определения нормальных напряжений:

,                                     (5.20)

а А.И.Бетанели [3]

.                                 (5.21)

Здесь M - нормальное контактное напряжение у режущей кромки; с - длина контакта; х - расстояние от точки отрыва стружки до рассматриваемой точки передней поверхности; r - расстояние текущей точки от режущей кромки; n - показатель степени.

На кривой касательных напряжений (см. рис.5.15) два участка: на участке с-с1 (упругий контакт) происходит внешнее трение, и F изменяется пропорциональноN:

F = N  ,                                           (5.22)

где  - коэффициент внешнего трения между стружкой и передней поверхностью.

На пластическом участке с1 касательные напряжения постоянны и ограничены сопротивлением пластическому сдвигу S:

F = S.                                                (5.23)

С учетом (5.20) выражение (5.22) можно представить следующим образом:

(5.24)

Элементарная нормальная сила:

Интегрированием получаем:

;

.                                     (5.25)

Сила трения на передней поверхности равна:

F = F1 + F2,

где F1 - сила трения на пластическом, F2  - на упругом контактах.

Из рис. 5.15 следует:

F1 = Sbc1;                                              (5. 26)

.          (5.27)

Окончательно получим:

.                                (5.28)

Так как площадь контакта на передней поверхности равна bc, то из (5.25) и (5.28) можно получить выражения для средних удельных нагрузок:

;                                      (5.29)

.                            (5.30)

Величина показателя n может быть рассчитана по формуле, предложенной Н.Н. Зоревым [10],

.                        (5.31)

Так как величина (1 + nc1c-1) / (n + 1) изменяется сравнительно мало, то ср зависит от сопротивления сдвигу контактного слоя стружки S и при малых скоростях резания относительно постоянна.

Для оценок распределения нормальных и касательных напряжений на передней поверхности инструмента могут использоваться зависимости, полученные на основе обработки экспериментальных данных. Так, Н.С. Колевым [15]  получены зависимости для  и   , отличающиеся от формул Н.Н. Зорева (5.20) и А.И.Бетанели (5.21),

;  ,                           (5.32)

где -текущая координата; - постоянные константы.

Средние на длине контакта напряжения из (5.32) находим интегрированием:

;

.    (5.33)

Из рис. 5.16 видно, что характер изменения  и  , полученный с использованием формул (5.32), не отличается в принципе от известных.

Рис. 5.16. Характер распределения эпюр контактных напряжений по длине контакта передней поверхности резцов из Т15К: при точении стали 45 (м/с; S=0,2 .10-3м/об; t=0,2.10-3м; ; ) (по Н.С. Колеву)

Средний коэффициент трения на передней поверхности можно найти как отношение удельных контактных нагрузок:

 = ср / ср.      (5.34)

Так какS  const,  то

 = const / ср.   (5.35)

Поэтому на пластическом контакте средний коэффициент трения при относительно постоянном ср очень зависит от среднего нормального давления. При упругом контакте среднее нормальное давление практически не влияет на средний коэффициент трения.

Термин “средний коэффициент трения” при пластическом контакте является условным, так как в этом случае  характеризует среднее соотношение касательных и нормальных напряжений в деформируемом контактном слое стружки.

Средний коэффициент трения является важной характеристикой процесса резания, так как он зависит почти от всех условий резания, в частности, от скорости резания, толщины среза и величины переднего угла.

Из-за двойственного характера трения на передней поверхности инструмента (в зонах пластического и упругого контакта) средний коэффициент трения не совпадает с коэффициентом внешнего трения, определяемым законом Аммонтона-Кулона ни по величине, ни по физическому смыслу. Поэтому при трении в условиях резания коэффициент и силу трения можно представить суммой адгезионной и механической составляющих:

,                                         (5.36)

где  - постоянная механическая, а   - переменная адгезионная составляющие коэффициента трения .

5.2.2. Наростообразование

При нестабильной контактной деформации из-за структурной неоднородности обрабатываемого материала границы застойной зоны смещаются с периодическим изменением ее формы и размеров. В застойной зоне обрабатываемый материал может разрушаться. Оторвавшиеся слои перестают двигаться и, накладываясь друг на друга, образуют на передней поверхности нарост (рис. 5.17 и 5.18).

| Рис. 5.17. Схема образования нароста на передней поверхности инструмента | Рис. 5.18. Корень стружки (200) с частицей нароста. Точение стали 45 резцом из Т15К6 (S = 0,1110-3 м/об, t = 0,510-3 м; =0,8 м/с) |
| --- | --- |

Процесс наростообразования заключается в том, что на передней поверхности инструмента задерживается приконтактный слой стружки, который обладает повышенной пластичностью от образующегося при резании тепла. При определенных условиях резания и тепловом режиме этот слой постепенно увеличивается в размерах и в зависимости от условий деформации принимает различную форму (рис. 5.19). Впервые правильное объяснение явлению наростообразования дал Я.Г. Усачев. Он установил, что нарост - это застой металла во время его деформации. Согласно современным представлениям нарост - это заторможенный слой деформированного при резании металла.

Нарост имеет твердость в 1,5-1,7 раза выше обрабатываемого материала, а его структура отличается от структуры стружки и обрабатываемого материала. Нарост представляет собой слой сильно деформированного обрабатываемого материала, содержащего продукты его взаимодействия с материалом инструмента и со средой -  окислов и карбидов, а также кобальта, входящего в состав твердого сплава.

В процессе резания нарост периодически срывается с передней поверхности инструмента силами трения, уносится стружкой и частично заготовкой (частота срывов нароста может достичь 1000-2000 Гц). Частицы нароста, попадая на поверхность резания, размазываются по обрабатываемой детали, ухудшая качество поверхности (см. рис.5.18) [36]. Следует отметить, что нарост оказывает некоторое положительное влияние на процесс резания:

1) при резании с наростом увеличивается фактически передний угол инструмента (н >> р,  см. рис.5.17). Это приводит к уменьшению деформаций, а следовательно, и к уменьшению работы, затрачиваемой на резание. Как показывают исследования, при резании с наростом силы и температуры резания снижаются;

Рис.5.19. Стадии образования и срыва нароста

и микронеровностей на обрабатываемой поверхности

2) так как нарост тверже обрабатываемого материала, то он играет роль нового режущего лезвия, предохраняющего режущий инструмент от износа. При малых толщинах срезаемого слоя в некоторых случаях резание осуществляется исключительно наростом (при протягивании с               Sz=2-10 мкм нарост обеспечивает шероховатость протянутой поверхности 10-го класса) [20].

Однако в большинстве случаев неблагоприятное влияние нароста на процесс резания сводит на нет указанные выше преимущества:

1) нарост, периодически возникая и срываясь, возбуждает вибрации в системе СПИД, что вызывает колебания нагрузок и температуры на поверхностях резца и способствует выкрашиванию лезвия;

2) остатки сорвавшегося нароста, попадая через заднюю поверхность резца на обработанную поверхность, образуют на ней налипы, увеличивающие ее шероховатость. Это недопустимо при получистовой и чистовой обработке.

Отмеченные недостатки в большинстве случаев делают наростообразование явлением нежелательным для процесса резания, поэтому с наростом необходимо бороться, особенно при чистовой обработке.

Однако при резании весьма вязких сталей аустенитного класса (нержавеющих и жаропрочных) нарост продолжительное время не срывается и облегчает операцию обдирки. Следует иметь в виду, что нарост не образуется при резании серого чугуна и других хрупких металлов, когда образуется мелкая стружка, а также при прерывистом резании, когда нарост не успевает образоваться.

Рис. 5.20. Влияние скорости резания

на высоту нароста при точении

(сталь в=550 МПа; t = 4,510-3 м;

S = 0,6710-3 м/об)

Существуют следующие меры борьбы с наростом.

1. Применение высоких скоростей резания.

В зависимости от условий резания и физико-механических свойств обрабатываемого материала имеется зона скоростей резания, при которой образуется интенсивный нарост (рис. 5.20) ( = 0,2-0,4 м/с) [35]. Для уменьшения наростообразования необходимо увеличить скорость резания или уменьшить. При малых скоростях наростообразование уменьшается вследствие невысоких температур в зоне резания. При высоких скоростях под действием тепла нарост становится весьма пластичным и образует тонкий надрезцовый слой, который из-за малых сил трения не задерживается на передней поверхности.

2. Увеличение переднего угла резца.

3. Тщательная доводка передней поверхности инструмента для уменьшения ее шероховатости.

4. Применение смазочно-охлаждающих сред.

Последние три мероприятия направлены на снижение сил трения на контакте “стружка - передняя поверхность” и температуры в зоне резания. Экспериментально установлено, что при резании пластичных материалов - углеродистых сталей и труднообрабатываемых сталей и сплавов - нарост имеет максимальную высоту при значениях скорости резания, при которых температура резания находится в пределах 300-350С.

5.3. Напряженное состояние зоны

стружкообразования

Как указывалось выше, сдвиговые процессы протекают при резании в некоторой зоне, ограниченной линиями начальной, конечной и наружной границ зоны стружкообразования. Точное определение напряженного и деформированного состояния пластической зоны представляет большие трудности, так как границы пластической области LOM             (см. рис.5.5) не являются заданными, а компоненты напряжений изменяются непропорционально друг другу, т.е. пластическая деформация среза не относится к случаю простого нагружения.

Рис. 5.21. Схема стружкообразования с веерообразным расположением линий максимальных касательных напряжений (по Н.Н. Зореву) [10]

На рис. 5.21, в отличие от рис. 5.5, граничные кривые линии сдвигов заменены прямыми, кроме этого наружные границы пластической зоны и стружки плавно сопрягаются. Схема относится к случаю образования непрерывной сливной стружки при отсутствии нароста. Скорость резания полагается малой, так что не учитывается влияние температурно-скоростного фактора; предполагается также, что задняя поверхность не участвует в формировании стружки. Нормальные напряжения на контакте по передней поверхности обусловливают нормальную силу N, а из-за трения между передней поверхностью и стружкой возникают касательные напряжения, сумма которых дает касательную силу F.

Силы N и F в сумме дают силу стружкообразования R, вектор которой составляет  с  нормалью  к  передней  поверхности  угол Ф.  При этом tg Ф =  - средний коэффициент трения стружки с передней поверхностью не зависит от нормальных контактных напряжений и от процесса деформации в зоне стружкообразования.

Напряженное состояние зоны резания характеризуется тем, что линии постоянных касательных напряжений представляют пучок прямых, исходящих из вершины резца (точка О) - это линии OL, OC, OM. На этих линиях удовлетворяется условие пластичности  = s, где  - касательное напряжение, s - предел текучести материала с учетом упрочнения.

Пластические деформации в срезаемом слое (зона LOM на рис.5.21), как в схеме с единственной плоскостью сдвига, характеризуются относительным сдвигом Деформация на начальной границе пластической зоны (линия LО) -  = 0, а на конечной границе (линия МО) определяется по формуле, аналогичной (5.5),

tg (ctg

и будет больше, чем в плоскости AO [AOtg (Фctg Ф].

В пластической зоне ОLM выберем плоскость ОС, наклоненную под углом  к линии среза (направлению вектора скорости резания ). Примем, что напряжения сдвига  на плоскости ОС постоянны и определяют величину касательной силы T. Проектируя силы T и R на ось ОС, находим

T = R cos[ + (Ф - )],

но

T = OCb = bx / sin ,

тогда

.                           (5.37)

В формуле (5.37): b - ширина среза; R - сила стружкообразования; x - абсцисса пересечения плоскости сдвига с наружной границей пластической зоны;  - средний угол трения на передней поверхности;  - передний угол.

Обозначив Ф-   = , получим

.                                (5.38)

В плоскости сдвига действуют и нормальные напряжения , обусловливающие силу P. Проектируя R на направление P, получим

P = R sin ( + ).

Но

P = bOC = bx / sin 

и

R sin ( + ) = bx/sin

Отсюда

.                                 (5.39)

В формулах (5.38)-(5.39) угол , являющийся разностью между углом трения Ф и передним углом , представляет собой угол между вектором скорости резания и вектором силы стружкообразования R и называется углом действия.

Использование формул (5.38) и (5.39) затруднительно в связи с необходимостью определения величины x, поэтому обычно пользуются более простыми формулами, действительными для схемы с единственной плоскостью сдвига:

;

,                                (5.40)

где а - толщина среза; Ф - угол сдвига.

Экспериментально установлено (см. рис.5.21), что нормальные напряжения по плоскости сдвига изменяются неравномерно: у лезвия они имеют наибольшую величину, а по мере удаления от режущей кромки резко уменьшаются по абсолютной величине, переходят через нуль, становятся растягивающими, а затем снова сжимающими. Касательные напряжения вдоль линии сдвига изменяются относительно равномерно.

Рис. 5.22. Распределение касательных  и нормальных  и

напряжений вдоль плоскости скалывания при резании латуни [24]

На рис. 5.22 показано распределение нормальных   и  и касательных напряжений  вдоль линии скольжения при свободном резании латуни. Поэтому точность определения  по формуле (5.39) ниже, чем точность определения . Как показали экспериментальные исследования,  в плоскости сдвига от условий резания меняются незначительно и по величине совпадают с касательными напряжениям при механических испытаниях обрабатываемого материала.

Из выражения (5.40) следует (при ab = tS):

.                                (5.41)

5.4. Механика процесса резания

5.4.1. Теоретические зависимости

для оценки сил резания

5.4.1.1. Формула К.А. Зворыкина

Для теоретического определения усилия резания находили условия равновесия резца и стружки под действием сил. При выводе формулы К.А.Заворыкиным [5] были сделаны следующие допущения:

а) коэффициенты трения на передней и задней поверхностях одинаковы;

б) задний угол принимается равным нулю вследствие его малости;

в) моменты сил не учитываются ввиду их малости;

г) силы приложены к неопределенным точкам передней и задней поверхностей резца, отвечающим наибольшим давлениям;

д) элемент стружки принимается абсолютно твердым телом.

На рис. 5.23  F - сила адгезии (прилипания), действующая в плоскости сдвига. Силы, действующие на стружку (см. рис. 5.23, а), спроектируем на направление сил F и N :

F + f1N + fNп cos [180 - (Ф + )] - Nп . sin [180 - (Ф + )] = 0;

N - Nп .  cos [180 - (Ф + )] - fNп .  sin [180 - (Ф + )] = 0;

или

а)					б)

Рис.5.23. Силы, действующие на стружку (а) и резец (б)

Исключим из уравнений силу N :

N = fNп sin (Ф + ) + Nп cos (Ф + );

F + ff1Nп sin (Ф + ) - f1Nп cos (Ф + ) - fNп cos (Ф + ) - Nп sin (Ф + ) = 0;

F = Nп [(1 - ff1) sin (Ф + ) + (f + f1) cos (Ф + )].                         (5.42)

Спроектируем силы, действующие на резец, на оси y и z (см. рис. 5.23, б):

- Pz + fN3 + Nп sin + fNп cos  = 0;

N3 + fNп sin Nп cos  = 0.

Исключим N3  из этих уравнений:

N3 = Nп cos fNп sin 

- Pz + fNп cos  - f2Nп sin + Nп sin  + fNп cos  = 0;

Pz = Nп [2f cos  + sin  (1 - f2)];

.                          (5.43)

Из формул (5.42) и (5.43) получим:

,

но                                                      .

Тогда

.        (5.44)

Определим условия, при которых (главная составляющая силы резания) Pz имеет минимум. Так как в числитель выражения (5.44) входят постоянные величины, найдем максимум знаменателя, приравняв нулю его производную по Ф:

(1 - ff1) cos Ф sin (Ф + ) + (1 - ff1) sin Ф cos (Ф + ) +

+ (f + f1) cos (Ф + ) - (f + f1) sin Ф cos (Ф + ) = 0.

Cгруппируем члены:

(1 - ff1)sin(Ф +  + Ф) + (f + f1)cos(Ф + + Ф) = 0;

или

2Ф +  = 180 - (Ф + Ф1);

откуда

;

.                                        (5.45)

Подставим (5.45) в выражение (5.44) для Pz

После преобразований получим:

.                                 (5.46)

5.4.1.2. Определение усилия резания по Н.Н. Зореву [10]

Сила стружкообразования R (рис.5.24) при свободном резании может быть рассчитана по формуле (5.41):

.

Рис. 5.24. Схема для определения силы по Н.Н. Зореву

Проекции силы R на оси Y и Z :

Rz = R cos ;

Ry = R sin 

Силы N1 и F1 надо учитывать при малых толщинах среза, работе с большими износами задней поверхности и при обработке твердых материалов.

Итак,

.(5.47)

Известно, что  = Ф - .

Преобразуем дробь выражения (5.47):

Но   , поэтому, обозначив Ф +  -  = С, получим

.                            (5.48)

Угол  для обработки углеродистых сталей колеблется в пределах 40-50 и является константой обрабатываемого материала.

5.4.1.3. Формулы А.М. Розенберга и А.Н. Еремина

А.М. Розенберг и А.Н. Еремин [27] теоретически вывели уравнение для тангенциальной силы резания на основе гипотезы о равенстве удельных работ пластической деформации при резании и сжатии в условиях равных пластических деформаций. Формула имеет вид:

;                (5.49)

Рис. 5.25. Схема к определению

показателя политропы сжатия

где  - предел текучести; 0 - условный предел текучести, т.е. напряжение при h0 / h = 1; n - показатель политропы сжатия, характеризующий склонность испытуемого материала к упрочнению (находится экспериментально из опытов по сжатию согласно рис. 5.25).

Уравнение (5.49) очень сложно, поэтому использовать его на практике затруднительно. Авторы упростили формулу, найдя зависимость между твердостью стружки и касательным напряжением сдвига,

сдв = 0,185 HV,

где HV - твердость стружки, по Виккерсу.

Таким образом, формула для Pz будет иметь вид:

.              (5.50)

Рассмотренные теоретические зависимости для определения сил резания не раскрывают в полной мере сложных физических явлений в зоне резания, так как не учитывают анизотропию свойств обрабатываемого материала, изменение геометрии инструмента в процессе резания в связи с износом и наростообразованием,  а также взаимовлияние угла сдвига Ф, угла трения  , усадки стружки  К, угла , фигурирующих в теоретических расчетах. Самым главным недостатком полученных формул является то, что в них не учитывается влияние упругих деформаций  и явлений  разрушения в процессе резания. Поэтому на практике широко используются  простые уравнения, полученные  на базе эксперимента, позволяющие определять составляющие усилия резания. Покажем  на примере точения структуру этих уравнений, учитывающих влияние на силы различных факторов процесса резания.

5.4.2. Экспериментальные соотношения для определения

составляющих  усилия резания

5.4.2.1. Силы резания при точении

Силы, действующие на резец в процессе резания, можно привести к одной равнодействующей   Rz , приложенной в некоторой точке А   на главном режущем лезвии. Для практических целей используется обычно не сама равнодействующая, а ее составляющие  Рz, Ру,  Рх   (рис.5.24).

Рz  – главная составляющая сила резания совпадает по направлению со скоростью главного движения в вершине лезвия. По силе Рz производится расчет на прочность элементов резца, деталей главного привода станка, а также расчет крутящего момента и мощности;

Ру – радиальная составляющая силы резания,  направлена по радиусу главного вращательного движения резания в вершине лезвия. Определение силы Ру   необходимо для расчета прогиба детали, определяющего точность обработки;

Рх – осевая составляющая силы резания вдоль оси главного вращательного  движения резания, необходима для расчета на прочность механизма подач и определения мощности подачи;

R – равнодействующая сила   резания.

Очевидно,

.                                   (5.51)

Соотношение между силами Рz…Ру   и    Рх    не остается постоянным и зависит от геометрии резца, элементов режима резания, износа резца, физико-математических свойств обрабатываемого материала и других условий резания.

Рис. 5.26. Схема сил на резце

При обработке стали острым резцом с  =15о,   =45о и  =0о соотношение между составляющими в среднем равно

Pz:Py:Px=1:(0,4-0,5):(0,3-0,4).

Экспериментально установлено, что на силы Рz ,Ру и Рх  оказывают влияние следующие основные факторы: физико-механические свойства обрабатываемого материала и физико-механические свойства инструмента; геометрические параметры режущей части резцов; элементы режимов резания; износ резцов; вид смазочно-охлаждающей жидкости. Рассмотрим эти факторы.

Влияние обрабатываемого материала. Физико-механические свойства обрабатываемого материала и его состояние во многом определяют процесс стружкообразования и деформации, а следовательно, и силы сопротивления, которые должны преодолеть резец и станок. Чем больше в и НВ обрабатываемого материала, тем большими будут силы Pz, Py, Px.

При обработке незакаленных углеродистых сталей твердосплав-ными резцами усилие Pz может быть выражено экспериментальной зависимостью Pz=С1в0,35 , а при обработке серого и ковкого чугуна - зависимостью Pz=С2HB0,4, где С1 и С2 - некоторые постоянные, а в и НВ - прочность на разрыв и твердость материала соответственно.

Тогда для двух материалов с различными механическими характеристиками можно записать соотношения:

.

Если принять условно за единицу силу при обработке стали с в=750 МПа, серого чугуна с НВ = 190 и ковкого с НВ = 150, то для материалов с другими в и НВ можно получить поправочные коэффициенты:

В этом случае, зная силу для в=750 МПа, можно определить ее для стали с другими в по соотношению: .

Влияние материала резца. С изменением качества материала режущего инструмента могут изменяться условия трения, что приведет к изменению составляющих силы резания. Для быстрорежущих сталей Р9 и Р18 силы резания остаются без изменения; это относится и к твердым сплавам группы ВК. Опытами установлено, что для сплавов группы ТК с увеличением содержания карбидов титана силы резания незначительно уменьшаются, например, на 5 - 10%, если работать резцом с пластинкой ТЗОК4 взамен Т15К5.

Сравнение твердых сплавов группы ВК и ТК показывает, что для группы ТК силы резания на 5-10% ниже. Это незначительное влияние может быть учтено в формулах усилий резания поправочным коэффициентом, однако в справочниках по режимам это влияние обычно не учитывается.

Рис. 5.27. Зависимость силы от главного угла в плане  при точении легированной стали резцами (rв=210-з м, =0,7 м/с)

Влияние геометрии резца. Передний угол определяет в основном условия деформации срезаемого слоя. С увеличением угла  уменьшается усадка стружки, как характеристика величины пластической деформации, облегчается врезание резца в обрабатывающую заготовку, соответственно, уменьшаются и силы резания.

Влияние угла  на силы резания учитывается поправочным коэффициентом , который для обработки стали равен 0,9 (для  = +20о); 1,1 (для =0о); 1,2 (для  = 10о).

Задний угол  оказывает незначительное влияние на силы резания. Так, для стали 45 увеличение  с до  уменьшает силу  всего на 6%.

Главный угол в плане  оказывает на силы резания более сложное влияние (рис.5.27), если имеется радиус при вершине резца .

Такая сложная зависимость от угла  может быть объяснена совместным влиянием двух основных факторов: изменением толщины срезаемого слоя и изменением длины криволинейного участка режущей кромки при вершине резца. С увеличением угла  толщина среза увеличивается, ширина - уменьшается. Деформация толстых стружек уменьшается (коэффициент усадки меньше), что приводит к уменьшению Pz при одинаковых t и S.

С другой стороны, с увеличением  увеличивается относительная длина криволинейного участка лезвия, уменьшаются толщина среза и передние углы, вследствие чего процесс деформации срезаемого слоя протекает в более тяжелых условиях, вызывающих увеличение силы резания.

Если на резце отсутствует радиус при вершине, то с увеличением  усилие Pz уменьшается резко на участке =30-75, а в диапазоне =75-90 практически мало изменяется, так как толщина среза на этом участке увеличивается не более чем на 4%.

С увеличением угла в плане резко уменьшается сила Py, а Px - увеличивается (рис. 5.28). Поэтому длинные и тонкие валы (и вообще нежесткие детали) во избежание прогибов от силы Py нужно обрабатывать подрезными резцами (= 90).

Рис. 5.28. Влияние угла в плане на соотношение между силами Py и Px

В справочниках по режимам резания обычно условно принято поправочный коэффициент считать равным 1, если  = 45.

С увеличением радиуса rв увеличивается ширина среза и уменьшаются передние углы на криволинейном участке. Одновременно на этом участке увеличивается ширина и уменьшается толщина среза. Это приводит к некоторому возрастанию усадки стружки.

Увеличение rв равносильно уменьшению угла , поэтому rв оказывает на силы такое же влияние, как и : с увеличением rв - Pz и Px увеличиваются, а Py уменьшается. Поэтому в целях борьбы с вибрациями при обработке нежестких деталей наряду с увеличением  нужно уменьшать радиус при вершине, это способствует снижению Py. Обычно коэффициент =1 при rв= 210-з м.

Если угол наклона главного режущего лезвия   изменяется в пределах  от  5 до +5, то он практически не влияет на величину составляющих силы резания. Однако при обработке высокопрочных материалов используются резцы с  = +30 и даже +45, оказывающие существенное влияние и на силу резания. Положительные значения угла  увеличивают силы Pz и Py и уменьшают Px: с изменением угла  меняется значение нормального переднего угла н, измеряемого в нормальной секущей плоскости Pн (tgн = tgcos здесь  - передний угол в главной секущей плоскости P). При  = 0, угол н имеет максимальное значение, а с увеличением  передний угол уменьшается.

Кроме этого действительная ширина среза зависит от  и определяется по формуле . При  = 0 ширина среза  b имеет минимальное значение, а затем возрастает, толщина  уменьшается. Эти два обстоятельства увеличивают усадку стружки и силы резания Pz и Py. Поправочные коэффициенты для сил Pz, Py, Px принимаются равными 1, если  = 0.

Влияние элементов режима резания на усилия резания. Скорость резания в широком диапазоне изменения оказывает на усилия резания существенное влияние. Кривые, характеризующие изменение сил в общем виде, имеют минимум и максимум (рис. 5.29).

| Рис. 5.29. Влияние скорости резания на силы резания: а - при точении (сталь 45, резец Т15К6, tS=40,3), б - при сверлении (сверла 5,010-3 м из ВК15М; сплошные линии - осевая сила,штриховые линии - крутящий момент) |  |
| --- | --- |

Из графика видно (см. рис.5.29,а), что, начиная c =0,05-0,08 м/с, Pz уменьшается, затем, начиная с = 0,3-0,4м/с, увеличивается и с =0,8 м/с постепенно уменьшается. Одна из причин немонотонного изменения Pz от скорости объясняется следующим.

Сила резания на участке АВ (см. рис. 5.29, а) уменьшается потому, что начинается процесс наростообразования, в результате чего фактически передний угол резца ф увеличивается. Минимальное значение Pz соответствует зоне устойчивого нароста. При дальнейшем увеличении скорости наростообразование уменьшается, уменьшается, приближаясь к значению угла, полученного при заточке. Уменьшение Pz при  больших, чем соответствующие максимуму Pz (на участке СD), может быть объяснено повышением температуры резания и в связи с этим снижением коэффициента трения.

Аналогичная зависимость Pz = f() наблюдается при точении чугуна, но точки минимума и максимума выражены слабее, так же, как и при других видах обработки (см. рис. 5.29, б) [31].

В диапазоне скоростей резания =0,8-8 м/мин зависимость Pz= f() для сталей может быть выражена уравнением Pz = C / n, где С - постоянная, зависящая от условий обработки (материал, геометрия инструмента и др.); n = 0,10-0,26 (для стали с в=750 МПа - n = 0,15).

Глубина резания и подача определяют сечение среза. С увеличением t и S возрастают площадь среза и объем деформированного металла, а значит и сопротивление металла стружкообразованию и силе резания.

Однако глубина резания оказывает большее влияние на силы, чем подача. Чем это можно объяснить?

Рис. 5.30. Изменение сечения среза

при вариации глубины резания (а) и подачи (б)

При увеличении глубины резания, например в 2 раза, ширина среза увеличивается также в 2 раза (при той же толщине среза) (рис. 5.30). Распределение деформаций при этом не изменяется, они возрастают пропорционально глубине резания, при этом возрастает и сила резания. С другой стороны, при увеличении ширины среза в 2 раза, во столько же раз увеличится нагрузка на резец. Поэтому Pz = C2tx, где x = 1 для всех обрабатываемых материалов.

Если увеличить в 2 раза подачу, в 2 раза возрастет и толщина стружки (см. рис.5.30), которая определяет силы лишь на передней поверхности резца (на задней они примерно такие же). Кроме этого оказывает влияние и то, что наибольшие напряжение и деформация имеют место у лезвия. По мере удаления от лезвия, при увеличении толщины среза, напряжения и деформации постепенно уменьшаются, снижая силы, действующие на резец со стороны срезаемого слоя. Поэтому с увеличением подачи (толщина среза) в 2 раза силы Pz увеличиваются меньше, чем в 2 раза. Зависимость Pz = f(S) выражается формулой Pz = C2Sy. Для стали и чугуна при продольном точении y = 0,75, при отрезке и прорезке y = 1, так как толщина среза здесь меньше, и большую роль начинает играть радиус округления режущего лезвия резца , уменьшающий передний угол.

Из сказанного можно сделать вывод, что при точении с одинаковой площадью среза силы резания будут меньше при работе с большей подачей и меньшей глубиной резания, поэтому с целью увеличения производительности необходимо работать с увеличенными подачами.

Влияние СОЖ. Применение при обработке металлов резанием СОЖ не только понижает температуру нагрева инструмента, но и снижает силу трения и облегчает процесс стружкообразования, и следовательно, снижает усилие резания.

Влияние СОЖ на силу Pz можно учесть поправочным коэффициентом Kсм, который будет различен в зависимости от рода СОЖ (табл. 5.1).

Таблица 5. 1

Влияние состава смазочно-охлаждающих жидкостей

на изменение силы Pz

| СОЖ | Kсм |
| --- | --- |
| Резание всухую | 1 |
| Вода с содой | 0,97 |
| Эмульсия | 0,95 |
| Минеральные масла | 0,85-0,9 |
| Осерненные масла (сульфофрезол) | 0,9 |
| Растительное масло | 0,7-0,75 |

Влияние каждого из рассмотренных выше факторов на силы резания можно обобщить и получить  эмпирические формулы для расчета сил резания:

(5.52)

где  и  - постоянные, характеризующие условия обработки (физико-механические свойства обрабатываемого материала, материал и геометрия инструмента, вид обработки - продольное точение, отрезка, растачивание); x, y, n - показатели степеней при t, S и ; ,и - обобщенные поправочные коэффициенты на измененные условия работы, определяемые как произведения частных поправочных коэффициентов:

=1(сталь, в=750 МПа; НВ190 - серый чугун; НВ150 - ковкий чугун); =1 - для =45о, =1 - для =10о, =1 - при  rв= 210-3 м; =1 - для =0 и =1 при работе без охлаждения.

В табл. 5.2 в качестве примера представлены нормативные значения постоянной Cp и показателей x, y и n в формулах (5.52) для продольного наружного точения различных материалов [12, 25, 36].

Таблица 5.2

Значения постоянных и показателей степени

в формулах силы резания при точении

| Обрабатываемый материал | Материал рабочей части резца | Постоянные показатели степени в формулах для составляющих силы резания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тангенциальной Pz |  |  |  | радиальной Py |  |  |  | осевой Px |  |  |  |
|  |  | CP | x | y | n | CP | x | y | n | CP | x | y | n |
| Конструкционная сталь и стальные отливки, в=750 МПа | Твердый сплав | 300 | 1,0 | 0,75 | -0,15 | 243 | 0,9 | 0,6 | -0,3 | 339 | 1,0 | 0,5 | -0,4 |
|  | Быстрорежущая сталь | 200 | 1,0 | 0,75 | 0 | 125 | 0,9 | 0,75 | 0 | 67 | 1,2 | 0,65 | 0 |
| Чугун серый, НВ 190 | Твердый сплав | 92 | 1,0 | 0,75 | 0 | 51 | 0,9 | 0,75 | 0 | 46 | 1,0 | 0,4 | 0 |
| Жаропрочная сталь 12Х18Н9Т, НВ 141 |  | 204 | 1,0 | 0,75 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.4.2.2. Силы резания при обработке отверстий

Рис. 5.31. Схема сил, действующих на сверло

На осевой инструмент, предназначенный для обработки отверстий, - сверла, зенкеры, развертки, метчики - действуют силы, которые, по аналогии с точением, можно разложить на три составляющие: Pz, Py и Px. Покажем компоненты силы резания на примере спирального сверла (рис.5.31). Силы Pz, Py и Px будут действовать также на перемычку и ленточки, но учитывать будем только осевую силу Pn, действующую на перемычку. При симметричной заточке силы Py и P'y уравновешиваются. Пара сил Pz создает момент Мкр=PzD/4, а сумма всех осевых сил - усилие подачи P=2Px + Pn. В итоге в процессе резания на осевые инструменты действуют осевая сила P и крутящий момент M, определяемые по эмпирическим формулам степенного вида. Как правило, они в явном виде учитывают элементы режима резания и параметры инструмента; остальные факторы, как и при точении, учитываются поправочными коэффициентами. Для сверления эти формулы имеют вид:

(5.53)

Как и для точения, C - постоянная, зависящая от условий работы (свойства обрабатываемого материала, конструкция, геометрия и материал сверл, тип СОЖ и способ ее подачи в зону резания и др.), а K- обобщенный поправочный коэффициент, K = K2 K  Kф  Kl  Ko  Kh, которым соответственно учитывается влияние: угла при вершине сверла, наклона винтовой стружечной канавки, формы режущей части сверла, глубины сверления, вида СОЖ и способа ее подачи в зону резания, износа инструмента.

В табл. 5.3 представлены расчетные зависимости для определения усилий резания при обработке отверстий на разных операциях механической обработки.

5.4.2.3. Силы резания при фрезеровании

На зуб прямозубой фрезы действуют силы (рис. 5.32):

1) тангенциальная составляющая силы резания (окружная сила)            P - главная составляющая силы резания.

Таблица 5.3

Значения постоянных и показателей степени в формулах

крутящего момента (Нм) и осевой силы (Н) при обработке отверстий

| Операция | Обрабатываемый материал | Материал режущей части инстру-мента | Формула для расчета | Постоянные и показатели степеней в формулах |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | MKP |  |  |  | P |  |  |  |
|  |  |  |  | CM | xM | yM | qM | CP | xP | yP | qP |
| Сверление | Конструкционная углеродистая сталь, в=750 МПа | Быстрорежущая сталь |  | 0,03 | - | 0,8 | 2,0 | 68 | - | 0,7 | 1,0 |
|  | Жаропрочная сталь 12Х18Н9Т, НВ 141 |  |  | 0,041 | - | 0,7 | 2,0 | 143 | - | 0,7 | 1,0 |
|  | Ковкий чугун, НВ 150 |  |  | 0,01 | - | 0,8 | 2,2 | 32,8 | - | 0,75 | 1,2 |
|  | Медные сплавы средней твердости, НВ 120 |  |  | 0,012 | - | 0,8 | 2,0 | 31,5 | - | 0,8 | 1,0 |
| Рассверливание и зенкерование | Конструкционная углеродистая сталь, в=750 МПа | Быстрорежущая сталь |  | 0,09 | 0,9 | 0,8 | 1,0 | 67 | 1,2 | 0,65 | - |
|  | Ковкий чугун, НВ150 | Твердый сплав |  | 0,17 | 0,8 | 0,70 | 0,85 | 38 | 1,0 | 0,4 | - |
| Развертывание | Конструкционная углеродистая сталь, | Быстрорежущая сталь |  | 200 | 1,0 | 0,75 | 1 | - | - | - | - |
|  | в=750 МПа | Твердый сплав |  | 300 | 1,0 | 0,75 | 1 | - | - | - | - |
|  | Серый чугун , НВ 190 |  |  | 92 | 1,0 | 0,75 | 1 | - | - | - | - |
| Нарезание резьбы метчиками: машинными гаечными | Конструкционная углеродистая сталь, в=750 МПа | Быстрорежущая сталь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,027 | - | 1,5 | 1,4 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 0,0041 | - | 1,5 | 1,7 | - | - | - | - |
| Протягивание круглых отверстий | Конструкционная углеродистая сталь, в=750 МПа | Быстрорежущая сталь |  | - |  |  | - | 762 | - | 0,85 | 1 |

Примечания:  1) z - число зубьев развертки,  SZ = S / z - подача на зуб, мм;

2) p - шаг резьбы, мм; D - диаметр инструмента;

3) zmax - число одновременно работающих зубьев протяжки.

2) радиальная сила Pr, направленная по радиусу.

Результирующая этих сил R1 может быть разложена на составляющие: горизонтальную Ph и вертикальную Pv (см. рис. 5.32).

Рис. 5.32. Схема сил при фрезеровании

Для фрез с винтовым зубом действует еще и осевая сила Po, кроме P и Pr. В этом случае общая сила R является суммой R1 и Po.

Главной силой резания является окружная сила P, по которой производится расчет мощности и звеньев механизма главного движения           станка.

Сила Pr = (0,6-0,8)P оказывает давление на опоры шпинделя станка. Фрезерная оправка рассчитывается на сложное сопротивление: изгиб от Pr и кручение от силы P.

Сила Ph нагружает механизм подачи и элементы крепления обрабатываемой детали; Ph = (0,8-0,9)P - для фрезерования по подаче и Ph = (1,0-1,1)P - при встречном фрезеровании.

Сила Pv создает напряжение изгиба в консольном столе станка и элементах крепления детали. Величина Pv зависит от вида фрезерования: Pv = (0,7-0,9)P - для попутного и Pv = (0,2-0,3)P - для встречного фрезерования. У винтовых фрез еще действует сила PS вдоль лезвия. Если найти равнодействующую сил P и Po, то ее можно разложить на PS и PN (рис.5.33). Po=0,28Ptg, PS = 0,72Psin. С увеличением  силы Po и PS увеличиваются. Если >30, то Po может быть высокой и в этом случае для ее снижения работают спаренными фрезами с разноименным направлением винтовой канавки.

Главная составляющая силы резания при цилиндрическом фрезеровании - окружная сила P может быть найдена как экспериментально, так из теоретических соображений.

Возьмем площадку врезания с размерами BR, отметим на ней мгновенное положение одного зуба, определенное параметрами Rx1 и Rx2, и построим на нем срезанную площадь Fz=F1-2-3-4 (рис.5.34).

| Рис. 5.33. Схема сил на зубе винтовой фрезы | Рис. 5.34. Схема для определения окружной силы при цилиндрическом фрезеровании |
| --- | --- |

Выделим на Fz элементарную площадку dFz с размерами db и  (), приложим к ней нормальную силу dPN и найдем разложением окружную силу dP.

Из рис. 5.34 имеем:

(5.54)

где  - удельная сила резания;  - толщина срезаемого слоя;
 = -(0,02-0,4) (определяется экспериментально).

Но   db=Rdx / sin =Ddx / 2sin (из 5-6-9),   a  .

С учетом этого зависимость (5.54) примет вид:

откуда

.                          (5.55)

Преобразуем (5.55) и получим:

На основании теоремы о среднем за интеграл можно вынести cos0/2, где 0  - некоторый угол, находящийся в пределах между x1 и x2. Так как = (0,2-0,4), а 0/2 мал по величине, то cos0/2  1. Тогда

.             (5.56)

Так как при фрезеровании в работе одновременно участвует k зубьев, то

.           (5.57)

Для условий равномерного фрезерования для каждого из k зубьев x1=0, x2 = , промежуточные значения синусов углов x попарно сократятся как равные по величине и противоположные по знаку.

Тогда

,

где  C = B / t0 = (Bztg ) / D ,

а

.

В результате получим:

;

.                               (5.58)

В нормативных материалах по расчету режимов резания формула для окружной силы при фрезеровании имеет вид:

.                                (5.59)

В табл. 5.4 приведены значения Cp и показателей степеней в формуле (5.59) для различных видов фрезерования при обработке конструкционной стали с в = 750 МПа [36].

Таблица 5.4

Значения постоянных и показателей степени в формуле окружной силы резания  при фрезеровании

| Фрезы | Материал режущей части инструмента | Постоянные и показатели степени |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cp | xp | yp | np | qp |
| Торцевые | Твердый сплав | 825 | 1,0 | 0,75 | 1,1 | 1,3 |
|  | Быстрорежущая сталь | 82,5 | 0,95 | 0,8 | 1,1 | 1,1 |
| Цилиндрические | Твердый сплав | 101 | 0,88 | 0,75 | 1,0 | 0,87 |
|  | Быстрорежущая сталь | 68,2 | 0,86 | 0,72 | 1,0 | 0,86 |
| Концевые | Твердый сплав | 12,5 | 0,85 | 0,75 | 1,0 | 0,73 |
|  | Быстрорежущая сталь | 68,2 | 0,86 | 0,72 | 1,0 | 0,86 |
| Дисковые, прорезные и отрезные | Твердый сплав | 261 | 0,9 | 0,8 | 1,1 | 1,1 |
|  | Быстрорежущая сталь | 68,2 | 0,86 | 0,72 | 1,0 | 0,86 |

Из формулы (5.58), полученной из теоретических соображений, и экспериментальной формулы (5.59) видно, что с увеличением глубины резания t и числа зубьев фрезы Z, а также ширины фрезерования B и подачи на зуб Sz, при прочих равных условиях, увеличивается число одновременно работающих зубьев фрезы, растут суммарная площадь срезаемого слоя и сила резания. Из зависимости (5.58), как и из нормативной формулы (5.59), следует, что с увеличением диаметра фрезы D снижается окружная сила резания (показатель при D - отрицательная величина). Причины здесь две. При большем диаметре фрезы, если одинаковы число зубьев и другие условия резания, в работе будет находиться одновременно меньше зубьев, чем у фрезы малого диаметра. Кроме этого с увеличением D уменьшается толщина, а значит и площадь срезаемого слоя. В самом деле,

.

Из этого следует важный практический вывод о том, что с целью уменьшения усилия, а также мощности резания при фрезеровании следует применять инструменты возможно большего диаметра.

5.4.3. Использование удельной силы резания

для расчета сил резания

Используемые в нормативах по режимам резания зависимости типа (5.52), (5.53), (5.59) и им подобные для подсчета составляющих усилия резания были получены на основе экспериментально найденных частных соотношений параболического вида:

(S и  постоянны);

(t и  постоянны);

(t и S постоянны);

(t, S и  постоянны) и др.

Опыты проводились при неизменных геометрии и материале режущей части инструмента, а также на одном обрабатываемом материале заготовки.

Уравнение параболы имеет вид: y = Cxn.

Прологарифмируем это уравнение:

lg y = lg C + n lg x, или y1 = C1 + nx1.

Последнее выражение есть уравнение прямой с угловым коэффициентом в двойных логарифмических координатах. Другими словами, в логарифмических координатах зависимости ,  и  будут выражены прямыми линиями, тангенсы углов наклона которых к оси абсцисс есть величины показателей степеней хр, yр, nр и др. На рис.5.35 в качестве примера представлены результаты наших экспериментов по точению.

Рис. 5.35. Влияние элементов режима резания на тангенциальную силу резания

при точении Ст45, резцах ТК15К6, без охлаждения

Анализ огромного числа экспериментальных данных показывает, что в формулах (5.52) показатель степени при глубине резания близок к единице, а при подаче - к 0,75. Отечественные материалы (см. табл.5.2) подтверждают этот факт.

Основоположником отечественной науки о резании материалов проф. И.А. Тиме была предложена зависимость для подсчета силы резания:

P = CtS    или     P = Cba.                             (5.60)

Коэффициент C зависит в основном от свойств обрабатываемого материала и равен среднему давлению, напряжению или удельной силе резания, т.е. силе, приходящейся на единицу площади срезаемого слоя:

C=p=P / tS=P / ab, Н/м2,                              (5.61)

но для точения Pz = CptS0,75, поэтому

.                        (5.62)

Из параметров сечения среза на величину удельной силы резания влияет только толщина среза (подача); с уменьшением a величина Р возрастает.

Если известны удельная сила и площадь среза, то можно определить тангенциальную силу Pz. На этом принципе построены нормативы в ряде западных стран, в частности Германии, а за основу принята зависимость

, кгс                              (5.63)

где b, a - ширина и толщина среза; KS  - удельная сила резания.

В табл. 5.5, заимствованной из немецкого издания [42], приведены необходимые данные для выбора величины удельной силы резания. Для практических расчетов в формулу (5.63) вводится корректирующий множитель, равный произведению поправочных коэффициентов, учитывающих влияние переднего угла K, скорости резания KV, материала инструмента Km, величину износа инструмента Kh:

Pz = ba Kz K K Km Kh .                                              (5.64)

Зависимость (5.64) не учитывает влияние смазочно-охлаждающей жидкости, которая может в принципе вызвать изменение силы резания.

Поправочные коэффициенты в (5.64) выбираются следующим образом:

K = 1 - [( - 0) / 66,7],

где 0 … равен = 6  для обработки стали и 2 - для чугуна;

K -  зависит от обрабатываемого материала, с увеличением скорости резания уменьшается и выбирается из рис. 5.36.

Km = 1 – для твердого сплава без охлаждения и быстрорежущей стали с охлаждением;

Km =  0,9-0,95 – для режущей керамики при обработке стали и серого чугуна.

Влияние скорости резания на KS учитывается коэффициентом K, значение которого колеблется в пределах 1,25-0,87 при изменении скорости резания от 20 до 600 м/мин.

Преимуществом зависимости (5.63) следует считать ее применимость вместе с данными табл.5.5 не только для точения, но и для других методов обработки резанием, в особенности при многолезвийной обра-ботке – строгания, сверления, фрезерования, шлифования, разрезки, протягивания.

113

Таблица 5.5

Удельная сила резания при обработке снятием стружки

| Обрабатываемый | Удельная сила резания KS (кгс/мм2) для разных толщин а (мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| материал | 0,05 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,315 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 1,6 | 2,0 |
| Сталь St15 | 434 | 408 | 384 | 362 | 343 | 321 | 302 | 285 | 269 | 254 | 238 | 211 | 199 | 188 | 176 | 166 |
| Сталь Ск45 | 338 | 327 | 316 | 307 | 297 | 287 | 278 | 270 | 261 | 252 | 245 | 229 | 222 | 215 | 208 | 202 |
| Хромоникелевая сталь 18CrNi6 | 555 | 518 | 482 | 451 | 422 | 392 | 366 | 343 | 320 | 298 | 278 | 242 | 226 | 212 | 196 | 184 |
| Молибденовая сталь 30CrNiMo8 | 473 | 452 | 431 | 412 | 394 | 375 | 359 | 343 | 328 | 312 | 299 | 272 | 260 | 249 | 237 | 226 |
| Закаленная марганцовистая сталь | 638 | 606 | 575 | 548 | 521 | 494 | 470 | 448 | 426 | 404 | 384 | 347 | 330 | 314 | 298 | 283 |
| Серый чугун GGZ 20 | 216 | 204 | 192 | 181 | 172 | 161 | 153 | 144 | 136 | 128 | 121 | 108 | 102 | 96 | 91 | 86 |
| Закаленный чугун | 364 | 348 | 333 | 319 | 306 | 292 | 280 | 268 | 257 | 245 | 235 | 215 | 206 | 197 | 188 | 181 |
| Бронза | 296 | 285 | 273 | 263 | 254 | 243 | 234 | 225 | 217 | 208 | 200 | 185 | 178 | 171 | 164 | 158 |
| Алюминиевые сплавы | 135 | 128 | 120 | 114 | 108 | 101 | 96 | 91 | 85 | 81 | 76 | 68 | 64 | 61 | 57 | 54 |
| Латунь | 134 | 128 | 123 | 118 | 113 | 109 | 104 | 100 | 96 | 92 | 88 | 81 | 78 | 75 | 72 | 69 |
| Магниевый сплав | 49 | 47 | 45 | 43 | 42 | 40 | 38 | 36 | 35 | 33 | 32 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |

Рис.5.36. Зависимость поправочного коэффициента K

от скорости резания при точении стали и чугуна (по данным В.Дегнера)

(t<5 . 103 м; S=(0,2-1,2). 103  м/об;  =-5÷+100; =60-900)

Из формулы (5.64) следует, что удельная сила резания зависит от тех же факторов, что составляющие усилия резания.

5.4.4.  Мощность  резания

В общем случае мощность есть произведение скорости и силы, совпадающей по направлению со скоростью. Мощность резания, затрачиваемая на осуществление главного движения резания, а также на точение, шлифование, протягивание, равна произведению тангенциальной силы Pz [H] на скорость  [м/мин]:

,   кВт.                              (5.65)

В направлении силы Py работа не совершается, поэтому Ny = 0. Мощность осевой составляющей силы резания Nx равна

,

где S - продольная подача, мм/об; n - частота вращения заготовки, об/мин.

Суммарная, или эффективная, мощность для точения

.                                   (5.66)

На операциях обработки отверстий эффективная мощность рассчитывается по крутящему моменту М [Нм] согласно зависимости

,  кВт.                                     (5.67)

На операциях фрезерования с учетом (5.58), (5.59) и зависимости =Dn / 1000, где  D - диаметр фрезы, мм, имеем

или в общем виде

.                                (5.68)

Здесь необходимо обратить внимание на эффективность работы фрезами большего диаметра для снижения мощности резания по причинам, указанным выше для силы резания.

Мощность электродвигателя станка с учетом его коэффициента полезного действия  равна:

Nдв = N /  .                                      (5.69)

5.4.5.  Вибрации  при  обработке  материалов

В процессе резания возникают периодические колебания отдельных элементов системы «станок - приспособление - инструмент - деталь (СПИД)», называемые вибрациями. Вибрации вызывают ухудшение качества обработанной поверхности (по параметрам шероховатости и волнистости), уменьшают период стойкости режущего инструмента, повышают вероятность хрупкого разрушения режущего лезвия (осыпание, выкрашивание, сколы), увеличивают интенсивность изнашивания элементов подвижных сопряжений деталей станка и приспособления. Все это приводит к снижению эффективности технологических систем обработки материалов резанием. Следует отметить, что имеет место и эффект положительного влияния вибраций на процесс обработки, связанный с улучшением дробления стружки. Применение метода вибрационного резания (резания с искусственным наложение вибраций) позволяет в ряде случаев повысить обрабатываемость материалов, особенно труднообрабатываемых, за счет снижения усилий и температуры резания, повышения эффективности применения СОТС; позволяет исключить поломки мелкоразмерного инструмента при сверлении и нарезании резьбы метчиками (вибрации устраняют пробки из стружки в стружечных канавках, вызывающие защемление инструмента в отверстии).

В зависимости от физического механизма возбуждения вибраций, действующего на указанную систему, различают следующие виды колебаний: свободные, вынужденные, параметрические и автоколебания (релаксационные и почти гармонические) [22-24, 40].

Свободные колебания – это колебания, совершаемые механической системой, лишенной притока энергии извне, если система выведена из состояния устойчивого равновесия и затем предоставлена самой себе.

Причиной возникновения свободных колебаний может явиться внешнее импульсное возмущение системы или первоначально накопленная в ней энергия. Свободные колебания возникают при всех видах обработки. Любое случайное возмущение (врезание или выход режущих лезвий из контакта с заготовкой, неравномерность припуска, локальные дефекты и неоднородность свойств обрабатываемого материала, радиальное биение заготовки или инструмента, внешнее ударное воздействие, передаваемое через опоры станка и др.) приводит к возбуждению в системе СПИД свободных колебаний, которые обычно имеют быстро затухающий характер и не оказывают существенного влияния на процесс обработки.

Вынужденные колебания возникают вследствие действия на систему СПИД внешней периодической силы, вызывающей колебательный процесс с частотой, равной частоте ее воздействия. Эти возмущающие силы разделяются на две группы:

1) переменные силы, обусловленные самим процессом резания, например, снятием неравномерного припуска, прерывистым характером резания при обработке многолезвийным инструментом (фрезеровании, сверлении, зенкеровании и др.), дискретным характером стружкообразования, связанным с чередованием элементарных актов сжатия и сдвига в зоне резания, и т.д.;

2) переменные силы, возникающие вне зоны резания и независимые от процесса резания. К этой группе относятся колебания, вызванные дефектами передач станка (перекос осей, сшивки ремней, погрешности зубчатых колес, повышенные люфты и т.п.), дисбалансом его отдельных вращающихся частей, а также колебания, передаваемые на станок извне от других работающих машин. Для гашения этих колебаний необходимо устранить причину, их вызывающую.

а)

б)

Рис. 5.38. Влияние скорости резания на частоту стружкообразования при точении твердым сплавом Т15К6: а - различных сталей; б - стали 45 на различных подачах

Рис. 5.37. Процесс стружкообразования и сила резания P(t)

При определении способов гашения особое место занимают вынужденные колебания первого вида. Так, например, частота вынужденных колебаний при обтачивании несоосно установленного вала или растачивании эксцентричного отверстия равна частоте вращения заготовки. При фрезеровании вынужденные колебания бывают с двумя частотами, соответствующими периоду входа отдельных зубьев фрезы в металл и частоте вращения фрезы. Интенсивность вынужденных колебаний, возбуждаемых процессом стружкообразования, зависит от переменной составляющей силы резания (рис.5.37).

Каждая проекция силы резания P(t) может быть в первом приближении представлена как сумма двух составляющих: постоянной P0 и переменной psin(2fct), причем последняя в общем случае изменяется по более сложному закону. Частота стружкообразования fc в основном зависит от физико-механических свойств обрабатываемого материала, геометрии инструмента и элементов режима резания (рис.5.38).

Рис.5.39. Интенсивность вынужденных коле-баний, обусловленных процессом резания, в системах с различным демпфированием:           1 – колебания ; 2 – при среднем демпфи-ровании ; 3 – при максимальном демпфи-ровании

Вынужденные колебания, как правило, отрицательно влияют на эффективность технологической системы за исключением тех случаев, когда их возбуждают искусственно.

Основным средством гашения вынужденных колебаний, обусловленных процессом резания, является правильный выбор режимов резания и параметров системы СПИД. Из приведенной на рис.5.39 зависимости видно, что амплитуда вынужденных колебаний инструмента зависит от соотношения частот вынужденных f и собственных f0 колебаний системы, а также ее сопротивления (демпфирования) С. При этом наихудшие динамические условия обработки резанием возникают при совпадении этих частот - резонансе. На рис.5.39 yдин/уст - амплитуда виброперемещения инструмента, вызванного динамической нагрузкой на соответствующей частоте, отнесенная к перемещению (прогибу) резца под действием статической нагрузки, величина которой равна амплитуде переменной силы.

При гашении вынужденных колебаний в дорезонансной области I  (см. рис.5.39) решающее значение имеет увеличение жесткости системы. В отдельных случаях это достигается изменением схемы обработки. Так, например, симметричная схема фрезерования тонкостенных заготовок коробчатого типа дает нагружение обрабатываемой детали в направлении ее наименьшей жесткости. Поэтому смещение оси фрезы относительно стенки заготовки, т.е. переход на асимметричную схему обработки, приводит к гашению вибраций. При работе в зарезонансной области II эффективны технологические способы снижения амплитуд вибраций (увеличение скорости резания, увеличение толщины среза при уменьшении ширины среза, увеличение переднего угла  и угла в плане ).

Параметрические колебания порождаются периодическим изменением во времени параметров системы (например, жесткости или инерции системы), которое создает эффект, аналогичный действию переменной силы. Например, наличие шпоночной канавки на валу или переменная жесткость подшипников качения приводит к тому, что при вращении прогибы вала периодически изменяются, хотя внешняя сила постоянна.

Автоколебания – это колебательные процессы, поддерживаемые постоянными  источниками энергии неколебательного характера. Поступление энергии от источника управляется движением системы, способной к самовозбуждению колебаний. Иными словами, автоколебания - это незатухающие самоподдерживающиеся колебания системы, характеризующиеся тем, что силы, поддерживающие их, возникают в самом процессе колебаний. Различают два вида стационарных автоколебаний:

1) релаксационные (прерывистые, разрывные) автоколебания существенно негармонического характера;

2) почти гармонические автоколебания с частотой, близкой к частоте свободных колебаний системы (соответствующие системы называют квазилинейными).

Релаксационные (прерывистые) колебания возникают при перемещениях узлов станка по направляющим и обусловлены зависимостью коэффициента трения от скорости скольжения. Рассмотрим механизм их появления (рис.5.40).

Рис.5.40. Схема возникновения релаксационных колебаний (а) и

изменение скорости перемещения узла станка во времени (б)

При малой равномерной скорости перемещения 0 ведущего звена 1 сначала происходит деформация передаточного звена 2 без движения ведомого звена 3, пока не будет преодолена сила сопротивления F. Как только начнется движение, сила трения резко падает, так как она меньше, чем сила трения покоя. При этом ведомое звено под действием потенциальной энергии передаточного звена получит перемещение с переменной скоростью  и остановится. Далее циклы скачков повторяются. Релаксационные колебания приводят к неустойчивому перемещению узлов станков (особенно тяжелых), к повышенным динамическим нагрузкам на элементы привода и инструмент, погрешности при обработке деталей (в том числе за счет снижения точности позиционирования рабочих органов на станках с ЧПУ).

Обычные меры борьбы с релаксационными колебаниями - применение антифрикционных направляющих (в том числе направляющих качения), переход на «ползучую» подачу в конце цикла позиционирования рабочего органа станка.

Причинами возникновения и развития почти гармонических автоколебаний с частотой, близкой к одной из частот свободных колебаний системы СПИД при резании, большинство исследователей склонны считать несколько физических явлений, которые могут действовать одновременно или отдельные из этих явлений могут доминировать. Это зависит от конкретных условий и состояния упругой системы СПИД, прежде всего, жесткости и демпфирующей способности элементов системы, физико-механических свойств обрабатываемого и инструментального материала, вида обработки резанием, конструкции инструмента, геометрии режущей части инструмента, элементов режима резания и т.д.

Основными факторами, обусловливающими возникновение и развитие автоколебаний в квазилинейных системах, являются отставание изменения силы резания от изменения толщины среза (фазовая характеристика силы резания) и специфическая падающая зависимость силы резания (трения) от скорости резания (скольжения).

Необходимо отметить, что в реальных процессах никогда не наблюдаются установившиеся стационарные автоколебания в полном смысле этого слова. Автоколебания, как правило, происходят с периодическим более или менее значительным изменением амплитуд, т.е. имеют форму “биений”.

На автоколебания при резании в некоторой степени влияет собственная неустойчивость процесса резания: периодические срывы наростов, образование и скалывание элементов стружки, схватывание и налипание обрабатываемого материала по задним поверхностям инструмента и другие явления, сопровождающие процесс резания. Все эти явления, хотя и нарушают общую устойчивость процесса резания, происходят (кроме процесса стружкообразования) в большинстве случаев с частотой, существенно отличающейся от частоты автоколебаний.

По различным причинам (в частности, в зависимости от элементов режима резания) процесс стружкообразования может происходить на частоте свободных колебаний ближайшей подсистемы станка или на частоте довольно близкой к ней. В этом случае воздействие на металлорежущий инструмент периодической силы стружкообразования также может являться одной из основных причин возбуждения автоколебаний.

Основными способами уменьшения интенсивности вибраций при обработке резанием являются:

1. Правильный выбор параметров системы СПИД - ее динамических характеристик: жесткости, сопротивления и массы. Повышение в первую очередь виброустойчивости металлорежущих станков и их узлов. Проблема ликвидации вибраций становится особенно важной при проектировании приводов главного движения и движения подачи станков с ЧПУ. Это вызвано спецификой такого рода оборудования, где управляющий сигнал должен обеспечивать крайне малое перемещение исполнительного механизма. Чувствительность к сигналу в настоящее время приближается к 10 нм и менее. Возникновение колебаний, особенно релаксационных, нарушает взаимодействие управляющего и исполнительного элементов, что нарушает структурный принцип ЧПУ и является недопустимым.

2. Рациональное построение схемы обработки резанием, обеспечивающее максимальное использование ее динамических свойств. Так, например, известно, что вертикально-фрезерная схема обработки обеспечивает значительно более спокойное резание, чем горизонтально-фрезерная; растачивание и развертывание глубоких отверстий на растяжение дает лучшую схему нагружения системы, чем на сжатие. Между тем растачивание неглубокого отверстия консольной оправкой лучше вести на сжатие. Известны преимущества работы перевернутым резцом на токарном станке, создающим за счет совпадения направления действия силы резания и силы тяжести заготовки одностороннее удаление неизбежных зазоров.

3. Применение виброустойчивых конструкций режущего и вспомогательного инструмента и оснастки, правильный выбор геометрических элементов режущей части инструмента и режимов резания, сводящих к минимуму действие возмущающих сил и обеспечивающих в целом наиболее рациональную схему нагружения системы СПИД. При возрастании скорости резания вибрации сначала возрастают, а затем уменьшаются. Величина критической скорости резания, начиная с которой вибрации уменьшаются, зависит от рода материала и вида резания (свободное или несвободное). С увеличением подачи, а следовательно, толщины стружки, автоколебания уменьшаются; напротив, рост глубины резания при сохранении прочих факторов постоянными ведет к увеличению ширины среза при сохранении его толщины и, как следствие этого, к сильной интенсификации вибраций. Такое же влияние оказывает и уменьшение главного угла в плане , а также вспомогательного угла в плане 1. Следовательно, во всех этих случаях снятие более широких и более тонких стружек ведет к повышению интенсивности вибраций. Значительное влияние на интенсивность автоколебаний оказывает угол резания  (передний угол ); при уменьшении  (при увеличении ) вибрации уменьшаются. Большое влияние на снижение интенсивности автоколебаний оказывает увеличение износа режущих поверхностей по мере обработки. Учитывая это, создание искусственного износа путем рационального оформления режущей кромки резца - заточки виброгасящей фаски, как и некоторое притупление резца, значительно повышает внешнее трение и снижает интенсивность колебаний.

4. Использование применительно к конкретным технологическим операциям специальных виброгасящих устройств различных принципов действия - ударного, фрикционного, гидравлического и др. Применение виброгасителей существенно снижает интенсивность автоколебаний при точении, растачивании, развертывании, различных видов фрезерования.

5. Введение в зону резания смазочно-охлаждающих жидкостей, использование инструментов с антифрикционными износостойкими покрытиями.

6. Контроль технического состояния оборудования.

5.5.  Тепловые процессы при обработке материалов

Тепловые процессы при обработке материалов на технологических операциях в ряде случаев являются доминирующими, так как определяют производительность процесса (сварка, обработка давлением), качество изделия (литье) и долговечность инструмента (обработка резанием, давлением). Не случайно за последние годы сформировалась новая дисциплина “Теплофизика технологогических процессов механической обработки”, цель которой – сформировать у будущего инженера-технолога комплексное представление о путях управления тепловым состоянием формообразующего инструмента для повышения его работоспособности.

5.5.1. Основные положения теории теплопроводности

Температура является количественной мерой нагретости тела. Известно, что теплота  как энергия в форме молекулярного движения переходит от более нагретого тела к более холодному. Процесс переноса теплоты осуществляется  теплопроводностью, конвекцией и излучением, при этом различают молекулярный и конвективный механизмы переноса теплоты. Молекулярный перенос теплоты осуществляется посредством теплового движения микрочастиц в среде с неоднородным распределением температуры, а конвективный - в среде с неоднородным распределением скорости и температуры макроскопическими элементами среды при их перемещении [19].

Теплопроводностью называется молекулярный перенос теплоты в сплошной среде, обусловленный наличием градиента температуры. Конвективный теплообмен - это процесс, обусловленный совместным действием конвективного и молекулярного переносов теплоты. Теплоотдача - конвективный теплообмен между движущейся средой и поверхностью ее раздела с другой средой (твердым телом, жидкостью или газом).

Теплообмен излучением осуществляется за счет превращения внутренней энергии вещества в энергию излучения (энергия фотонов или электромагнитных волн, излучаемых телом или средой). В итоге теплопередачей называется процесс переноса теплоты всеми перечисленными выше методами.

Совокупность мгновенных значений температуры во всех точках пространства называется температурным полем; температура изменяется и во времени, и в пространстве:

T = f(x; y; z; ),                                          (5.62)

где x; y; z – координаты;  - время.

Различают нестационарное  и стационарное  температурные трехмерные поля.

Температурное поле бывает одномерным, двухмерным и трехмерным:

(5.63)

Если точки температурного поля с одинаковой температурой соединить линиями, получим изотермическую поверхность (рис. 5.41).

Рис.5.41. Изотермические

поверхности

Возрастание температуры по нормали к изотермической поверхности характеризуется температурным градиентом. Градиент – это вектор, направленный по нормали к изотермической поверхности в сторону возрастания температуры:

;

,(5.64)

, ,  - составляющие градиента Т по осям координат.

Основной закон теплопроводности - это закон Фурье, который определяет количество теплоты, проходящее в единицу времени через единицу площади изотермической поверхности, т.е.  плотность теплового потока:

,                                     (5.65)

где  - единичный вектор, направленный по нормали в сторону уменьшения температуры; S - площадь поверхности; Q - количество теплоты.

Направление вектора теплового потока  противоположно температурному градиенту. Тогда выражение для закона Фурье примет вид

.                              (5.66)

Здесь- коэффициент пропорциональности, называемый коэффициентом теплопроводности, равный количеству теплоты, проходящему через единицу поверхности в единицу времени при перепаде температур в один градус на единицу длины нормали. Для одномерного поля скалярная величина вектора теплового потока

.                           (5.67)

В общем случае:

;    ;     .               (5.68)

Коэффициент теплопроводности есть функция температуры T

 = 0 [1 + b(T - T0)]                                            (5.69)

и имеет размерность Вт/(мК) (кал/(смсС)).

Произведение удельной теплоемкости на плотность тела есть объемная теплоемкость (c) с размерностью Дж/(м3К), (кал/(см3С)).

Параметр =/(c) называется коэффициентом температуропроводности и имеет размерность м2/с (см2/с). По физическому смыслу коэффициент температуропроводности  характеризует перенос энтальпии (энергии) тела путем молекулярного движения.

5.5.2.  Дифференциальное уравнение теплопроводности

Рис. 5.42. К выводу дифференциального уравнения теплопроводности

При выводе уравнения примем следующие допущения: твердое тело однородно и изотропно, физические параметры постоянны, деформация рассматриваемого объема, связанная с изменением температуры, очень мала по сравнению с самим объемом; внутренние источники теплоты qv=f(x;y;z;) в нагреваемом теле распределены равномерно [19].

Выделим в теле элементарный объем dV = dxdydz и  элементарный промежуток времени d; элементарный объем в виде параллелепипеда расположим в системе координат так, чтобы его грани с размерами dx,dy и dz были параллельны соответствующим координатным плоскостям (рис.5.42). Количество теплоты, подводимое к граням объема, обозначим через dQx, dQy и dQz, а теплоту, отведенную от микрообъема через противоположные грани, - dQx+dx, dQy+dy и dQz+dz. Разница между ними есть количество теплоты, оставшееся в этом объеме:

(5.70)

Для вывода дифференциального уравнения теплопроводности применим закон сохранения энергии. Для нашего случая этот закон может быть сформулирован следующим образом: количество теплоты, введенное в элементарный объем dV извне за время d вследствие теплопроводности, а также от действия внутренних источников, равно изменению внутренней энергии (энтальпии) вещества, содержащегося в элементарном объеме:

dQ1 + dQ2 = dQ ,                                     (5.71)

где dQ1 - тепло , сохранившееся в элементарном объеме dV путем теплопроводности за время d; dQ1 = dQх1 + dQy1+ dQz1; dQ2 - тепло, выделившееся или поглощенное в объеме dV за время d за счет внутренних источников; dQ - изменение внутренней энергии  в объеме dV за время d.

Возьмем одно направление, например, x. Из формул (5.70) имеем:

где qx - проекция плотности теплового потока на направление x.

Функция qx+dx непрерывна в рассматриваемом интервале qx и ее можно разложить в ряд Тейлора:

Ограничившись двумя первыми членами разложения, получим:

.                                     (5.72)

Тогда с учетом (5.72) получим:

(5.73)

Так как тепло накапливается  в объеме dV и по направлениям y и z, то проведя аналогичные рассуждения, получим

и .

В итоге имеем:

(5.74)

Найдем второе слагаемое dQ2 в уравнении (5.71). Если в объеме dV действует объемный источник мощностью qv (Вт/м3), то

dQ2 = qvdVd = qvdxdydzd .                          (5.75)

Изменение внутренней энергии dQ = dU вещества, заключенного в объеме dV,

,                               (5.76)

где cV - изохорная теплоемкость единицы массы (для твердых тел cp = cV = c), а   - плотность вещества.

Из формул (5.71), (5.74) - (5.76) получим:

(5.77)

В итоге:

;                     (5.78)

.                               (5.79)

Но

.

Тогда

(5.80)

или

.                          (5.81)

Если теплофизические характеристики не зависят от температуры, то уравнение (5.80) примет вид

,                    (5.82)

где   / c =  - коэффициент температуропроводности.

Для одномерного температурного поля имеем

.                                  (5.83)

Для определения температуры по формуле (5.80) необходимо знание краевых условий, как совокупности условий начальных и граничных. Начальное условие - это распределение температуры внутри тела в начальный момент времени. Граничные условия учитывают геометрическую форму тела и закон взаимодействия между окружающей средой и поверхностью тела. Граничные условия задаются различными способами:

I-го рода: задается температурное распределение по поверхности тела в любой момент времени:

Tп () = f () ;                                       (5.84)

Tп (x; y; z; ) = T0 = const - частный случай.

II-го рода: задается плотность теплового потока для каждой точки поверхности тела как функция времени:

qп () = f);                                      (5.85)

qп () = q = const  - частный случай.

III-го рода: задаются условия теплообмена (конвективного или лучеиспусканием) между поверхностью тела и окружающей средой при постоянном потоке тепла

qп =  (Tп - Tc),                                   (5.86)

где Tп - температура поверхности; Tc - температура среды;  - коэффициент теплообмена, Вт/(м2С).

Соотношение (5.86) можно получить из закона теплопроводности Фурье (обтекание тела жидкостью или газом):

,             (5.87)

где - толщина пограничного слоя; c- коэффициент теплопроводности среды.

Для нестационарных условий величина = f(,  поэтому соотношение qп =  (Tп - Tc) надо рассматривать как первое приближение.

Для нагревания (охлаждения) тела лучеиспусканием граничное условие III-го рода имеет вид (закон Стефана-Больцмана)

,                             (5.88)

где Ta- абсолютная температура поверхности тела, воспринимающего тепло; - коэффициент лучеиспускания.

,    (5.89)

где ()- коэффициент лучистого теплообмена.

По закону сохранения энергии имеем:

.                              (5.90)

Обычно граничное условие III-го рода задается в виде:

;   = const .                         (5.91)

IV-го рода: соответствует теплообмену поверхности тела со средой или теплообмену соприкасающихся твердых тел, когда температура соприкасающихся тел одинакова:

-  на границе раздела тела со средой.        (5.92)

Условия сопряжения на контакте двух тел имеют вид:

Рис.5.43. Передача теплоты через плоскую стенку

.                               (5.93)

Рассмотрим некоторые простые примеры применения дифференциального уравнения (5.81) для решения задач теплопроводности.

1. Передача теплоты через плоскую стенку (при заливке жидкого металла в литейную форму) показана на рис. 5.43. Через стенку толщиной  передается теплота в направлении оси x. Температура левой части стенки T0, правой - T1. Надо найти стационарное распределение температур в стенке T = T(x). Уравнение (5.83) с граничными условиями применительно к нашему случаю будет иметь вид

(5.94)

граничные условия I-го рода:

.

Интегрируем дважды (5.94):

.                        (5.95)

Подставим в (5.95) граничные условия к (5.94):

.

Тогда

.                                  (5.96)

Рис. 5.44. Передача теплоты через плоскую стенку при наличии теплообмена и действии внутреннего источника тепла

В итоге получим линейное (см. рис. 5.43) распределение температуры по толщине стенки.

2. Передача теплоты через плоскую стенку при действии в ней внутреннего теплового источника мощностью qv (эндо- и экзотермические реакции, структурные превращения и др.)

На левой поверхности стенки толщиной  (рис. 5.44) поддерживается постоянная температура Tж; на правой поверхности имеет место конвективный теплообмен с окружающей средой при температуре Tn и коэффициенте теплоотдачи . Дифференциальное уравнение стационарной теплопроводности (5.81) после деления правой части на  и умножения на примет вид

(5.97)

с граничными условиями:

1) левая поверхность (I-го рода)

;

- правая поверхность (III-го рода)

..

Интегрируя (5.97), получаем:

;                                          (5.98)

;

;

(5.99)

;

(5.100)

Из (5.98), (5.99) и (5.100) имеем:

;

,       (5.101)

т.е. получили параболистические распределения температуры.

5.5.3.  Образование теплоты при резании

и ее распределение в контактной зоне

При анализе тепловых процессов при резании металлов важно знать: количество выделяемой при резании теплоты и ее распределение между стружкой, деталью и инструментом; температуру на контактных поверхностях инструмента; температурное поле в зоне деформации и режущем клине.

Установлено, что при резании металлов более 99,5% работы переходит в теплоту (рис.5.45).

Количество теплоты можно определить выражением:

,                           (5.102)

где  - теплота деформации, образующаяся на условной плоскости сдвига;  - теплота трения, образующаяся на передней поверхности режущего инструмента в пределах длины контакта  между стружкой и инструментом;  - теплота трения на задней поверхности режущего инструмента в пределах площадки контакта размером  между задней поверхностью и поверхностью резания.

Теплота распространяется из очагов теплообразования к более холодным областям между стружкой, деталью и инструментом. Между ними устанавливаются тепловые потоки, основные из них показаны на рис. 5.45,б [27, 36].

а)				 б)

Рис. 5.45. Источники образования теплоты в зоне резания (а)

и распределение тепловых потоков (б).

Часть теплоты деформации  от условной плоскости сдвига переходит в стружку. Из зоны трения на передней поверхности в стружку переходит часть теплоты трения, равная , где  - теплота, уходящая в инструмент. Таким образом, температура стружки определяется суммарным тепловым потоком:

.                               (5.103)

В обрабатываемую деталь переходит часть теплоты деформации  из условной плоскости сдвига, а также теплота   от задней поверхности, за вычетом теплоты , уходящей в инструмент, получим:

.                         (5.104)

Температурное поле в режущем клине устанавливается в результате действия суммарного теплового потока  с интенсивностью

.                                   (5.105)

На основании этого можно написать выражение, описывающее расход образовавшейся при резании теплоты,

,                        (5.106)

где  - количество теплоты, уходящей в окружающую среду.

Выражения (5.102) и (5.106) в совокупности описывают тепловой баланс при резании материалов.

Поскольку образовавшаяся теплота пропорциональна совершаемой работе, ее количество зависит от физико-механических свойств материала детали, геометрических параметров инструмента и режима резания Установлено, что наибольшее количество теплоты переходит в стружку, составляя при обработке стали от 60 до 85% от общего количества теплоты. С увеличением скорости резания доля теплоты, уходящей в стружку, увеличивается, а ее средняя температура растет.

При постоянной скорости резания средняя температура стружки и распределение теплоты между стружкой, инструментом и деталью зависят главным образом от работы, расходуемой на резание, и теплопроводности обрабатываемого материала. Из табл.5.6 видно, что средняя температура стружки при обработке стали значительно выше, чем при обработке чугуна и особенно алюминия, что вызвано как большей работой пластического деформирования, так и работой трения на передней поверхности. Уменьшение количества теплоты, уходящего в стружку, при обработке чугуна связано с элементарным типом стружки при его резании. Вследствие более высокой теплопроводности алюминия по сравнению со сталью и чугуном теплота из зоны деформации интенсивно распространяется в деталь, тем самым резко уменьшая количество теплоты, остающейся в стружке.

Таблица 5.6

Перераспределение теплоты при точении

( t=1,5 м, S=0,12 м/об, = 1,7 м/с)  (по А.М. Даниеляну)

| Материал детали | Общее количество теплоты, ДЖ | Средняя температура стружки | Количество теплоты, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в стружке | в детали | в резце |
| Сталь 40Х | 55 | 420 | 71 | 26 | 1,9 |
| Чугун (НВ207) | 55,5 | 290 | 42 | 50 | 1,5 |
| Алюминий | 37 | 140 | 21 | 73 | 2,2 |

Количество теплоты, уходящей в инструмент, мало и для резания любых материалов на разных режимах обработки намного меньше количества теплоты, уходящей в стружку и деталь. Основной причиной этого является более низкая теплопроводность инструментального материала по сравнению с обрабатываемым. Уменьшение количества теплоты, отводимой в инструмент, при обработке хрупких материалов связано также с видом элементной стружки, при образовании которой отсутствует постоянный контакт между стружкой и передней поверхностью инструмента.

Распределение теплоты между стружкой, деталью и инструментом изменяется при увеличении скорости резания: количество теплоты, уходящей в стружку, возрастает, а в деталь и инструмент – уменьшается. Например, при точении стали 40Х со скоростью резания 20-50 м/ мин в стружку уходит в среднем около 45% теплоты, а в деталь и инструмент соответственно 47 и 4,5%; при скорости резания 100-300 м/мин в стружку уходит 75% теплоты; а в деталь и инструмент только 22 и 1,5%.

Из-за специфики операции сверления (инструмент и стружка постоянно находятся в контакте с поверхностью отверстия и затруднено поступление охлаждения в зону резания) повышается доля теплоты, поступающей в деталь   и инструмент . В результате имеют место следующие соотношения между компонентами уравнения теплового баланса:

; ; , .

Рис. 5.46. Влияние скорости резания на температуру резания (кривая 1) и среднюю температуру стружки (кривая 2) при точении стали 40Х твердым сплавом Т60К6 (м; м/об)

Уменьшение доли теплоты, переходящей в деталь при течении с увеличением скорости резания, вызвано изменением соотношения между скоростью резания и скоростью распространения теплоты из зоны деформации. Из очага теплообразования на условной плоскости сдвига (см. рис.5.45) в деталь течет тепловой поток . Скорость распространения теплоты зависит от градиента температур на условной плоскости сдвига и детали и температуропроводности обрабатываемого материала. Если скорость резания, т.е. скорость, с которой режущий клин пересекает тепловой поток, мала, то теплота от условной плоскости сдвига беспрепятственно перейдет в деталь. По мере увеличения скорости резания клин инструмента все быстрее пересекает тепловой поток и поэтому в деталь успевает перейти меньшее количество теплоты и все большее количество теплоты остается в стружке. Уменьшение доли теплоты, уходящей в инструмент, при увеличении скорости резания связано с уменьшением размера площадки контакта на передней поверхности, через которую теплота из стружки переходит в инструмент.

На среднюю температуру стружки оказывают влияние параметры режима резания. При увеличении глубины резания удельное количество теплоты в стружке уменьшается, при увеличении подачи практически остается постоянным, а при увеличении скорости резания возрастает. Увеличение глубины резания и подачи сопровождается уменьшением средней температуры стружки.

При увеличении скорости резания средняя температура стружки [8] вначале интенсивно возрастает (рис.5.46, кривая 2), а затем, после достижения скоростью резания определенного значения, рост температуры почти прекращается и она мало зависит от дальнейшего увеличения скорости. При этом средняя температура стружки стремится к некоторому пределу, величина которого определяется видом обработки, механическими свойствами обрабатываемого материала, геометрическими параметрами инструмента, глубиной резания и подачей. Несмотря на то, что доля теплоты, уходящей в инструмент, мала, средняя температура на передней поверхности в несколько раз превосходит среднюю температуру стружки.

5.5.4.  Распределение температур

на контактных  площадках инструмента

Рис. 5.47. Распределение температур на контактных площадках резца из Т14К8 при точении без охлаждения стали ШХ15, (=1  10-3  м/с, S=0,4410-3   м/об, t=4 10-3  м)

(по А.Н. Резникову) [27]

Процесс распространения теплоты со временем при резании сопровождается изменением температуры стружки, инструмента и детали. Для практических целей наибольший интерес представляет температура рабочей части инструмента, а также обрабатываемой детали. Как показали расчетные и экспериментальные данные, температуры на площадках контакта “передняя поверхность - стружка” (Tпп) “задняя поверхность - деталь” (Тзп) неравномерно распределены по длине контакта, а их максимальные значения соответствуют примерно середине длины контакта (рис.5.47).

Несмотря на высокие температуры в центре длины контакта, из-за больших температурных градиентов на передней поверхности имеется зона с температурами меньше 600С (“холодная зона”), которая прилегает к режущей кромке. И хотя нормальное напряжение N максимально у лезвия                 (см. рис.5.15), наличие этой зоны позволяет инструменту выдерживать большие напряжения сжатия без разрушения режущей кромки.

Для оценки теплового состояния зоны резания важно знать среднюю температуру этой зоны, которая называется температурой резания. Если Тпп - средняя температура на длине lпп передней поверхности, а Тзп - средняя температура на длине контакта hзп, то температура резания

.                                 (5.107)

Для острого инструмента размер контактной площадки hзп исчезающее мал, поэтому температуру резания можно принять равной средней температуре на площадке контакта стружки с передней поверхностью, т.е. . Так как передняя поверхность нагревается долями тепловых потоков от пластических  деформаций в зоне максимальных сдвигов  и от трения по передней поверхности , то температура резания в первом приближении может быть принята равной сумме двух температур – от пластической деформации и температуры трения по передней поверхности

.                                        (5.108)

5.5.5. Методы оценки теплового состояния зоны резания.

Под тепловым состоянием зоны резания следует понимать совокупность тепловых потоков, протекающих через контактные площадки инструмента, формирующих накопление теплоты в инструменте, обрабатываемой детали, стружке и определяющих температуры как на контактных площадках, так и в объемах элементов зоны резания, прежде всего, в режущем инструменте и обрабатываемой детали.

Известны расчетно-аналитические и экспериментальные методы оценки изучения тепловых явлений при резании. Следует отметить приоритет русских и советских ученых, внесших существенный вклад в эту проблему; - А.М. Даниеляна, А.А. Авакова, Т.Н. Лоладзе, Н.В. Талантова, С.С. Силина, В.А. Кудинова, А.Н. Резникова, А.Д. Макарова, В.А. Сипайлова, В.Ф. Безъязычного и др.

5.5.5.1. Расчетно-аналитические методы исследования

Для определения расчетом плотностей тепловых потоков, протекающих через контактные площадки режущего инструмента и обусловленных ими температур, используются методы источников теплоты, теплового баланса и конечных разностей на базе дифференциального уравнения теплопроводности.

Решение уравнений нестационарной теплопроводности (уравнение (5.80), (5.81)) применительно к технологическим операциям обработки материалов часто представляет значительные трудности из-за невозможности точного выбора краевых условий, сложного влияния температуры на теплофизические характеристики материалов, влияния скоростей относительного перемещения, формы контактируемых тел на условия теплообмена со средой и др. В принципе, практически всегда в технологии приходится иметь дело с контактными тепловыми задачами, рассматривать тепловое состояние пар “режущий инструмент - деталь”, “штамп - деталь”, “литейная форма - жидкий металл”, “сварочная ванна - свариваемый металл”; определять температуру на границе контакти-руемых тел (фаз), температурное распределение в контактируемых телах по нормали к поверхности или вдоль нее. Кроме этого при оценки температур в условиях резания имеем дело с нестационарностью процесса (учет временного фактора), а существующая нелинейность, обусловленная зависимостью коэффициента теплопроводности  от температуры (в уравнении (5.80)  находится под знаком дифференциала).

Тепловые задачи при резании относятся к классу задач, когда может быть задана схема распределения тепловых потоков; решаются тепловые задачи для каждого из контактируемых тел; «сшиванием» решений путем приравнивания температур в месте контакта находим коэффициент распределения тепловых потоков и через него температурное распределение в каждом из контактируемых тел, в том числе температуру на контакте. Этот алгоритм широко применяется специалистами по трению и износу, занимающимися проблемами тепловой динамики трения (А.В. Чичинадзе, А.Г. Гинзбург), и будет использован нами применительно к резанию металлов [12, 14, 28, 29, 31, 38].

В зависимости от вида механической обработки и конкретной задачи распределение плотностей тепловых потоков (источников) может быть задано разными закономерностями: равномерной интенсивности; интенсивности, распределенной по закону треугольника, по экспоненте, по нормальному закону или их комбинацией.

Рис. 5.48. Схема для расчета температуры контакта “стружка - передняя поверхность”

Метод баланса. Применим для решения упрощенной контактной тепловой задачи «резец-стружка» и определения температуры контакта «передняя поверхность резца – стружки».

Рассмотрим упрощенный вариант тепловой задачи трения, полагая, что резец представляет собою полуограниченное пространство, а скольжение стружки со скоростью c имитируется трением стержня бесконечной длины с сечением lк по передней поверхности (рис.5.48). Плотность равномерно распределенного теплового потока на контакте q = Sc, где S - среднее касательное напряжение; поток q распределяется между стружкой и инструментом

,     (5.109)

где индексом 1 обозначен инструмент, индексом 2 - стружка;  - коэффициент распределения теплового потока q.

Тело 2 находится в нестационарном режиме, тело 1 - в стационарном; будем учитывать теплообмен тела 1 со средой. Принимаем, что теплофизические параметры от температуры не зависят, влияние теплоты деформации и теплоты трения по задней поверхности на величину потока q не учитывается.

Схема решения задачи: определяются температуры T1(x) и T2(x) в телах 1 и 2 как функции координаты; полагая х=0 и имея в виду, что , из уравнений для T1(x) и T2(x) находим . Подставив значение в выражение для , определим искомую температуру на границе “стружка - передняя поверхность”.

1. Уравнение теплопроводности для тела 2

(5.110)

с граничными условиями:

;  .

* Нестационарное уравнение (5.110) может быть решено и операционным методом [14] (преобразование Лапласа), однако могут возникнуть проблемы перехода к оригиналу из-за отсутствия необходимых таблиц обратных преобразований.

Уравнение (5.110) решим интегральным методом. Этот метод основан на такой модели процесса теплопроводности, когда в нагреваемом теле выделяется толщина термического слоя () (см. рис. 5.48); принимается, что для x > () теплота не распространяется и .

Проинтегрируем (5.110) по х от 0 до ():

(5.111)

.

Но , так как по условию задачи ,  а    (из граничного условия к (5.110)).

Тогда

(5.112)

с граничными условиями:

;

и .

Решение (5.112) будем искать в виде

,                            (5.113)

где ,  и  в общем виде зависят от времени.

Очевидно,

.                                   (5.114)

Подставим в (5.113) и (5.114) граничные условия к (5.110):

;

Подставлив  найденные значения 0, 1 и 2 в (5.113), получим:

(5.115)

Подставив (5.115) в (5.112) получим:

или

.                                  (5.116)

Получили обыкновенное дифференциальное уравнение с начальным условием (0)=0. Очевидно,  6a2 = 2(), откуда

.                                 (5.117)

Здесь  = ln / VC - время контактирования стружки с инструментом. Из (5.114) и (5.117) найдем:

,          (5.118)

а при х = 0

.                           (5.119)

2. Уравнение теплопроводности для тела I запишем для стационарных условий с учетом теплообмена со средой:

(5.120)

с граничными условиями:

T1() = 0;     ,

где

;                                     (5.121)

1 - коэффициент теплоотдачи; 1 - периметр поверхности теплоотдачи;          F1 - площадь сечения теплоотдающего объема (сечение резца); 1 - коэффициент теплопроводности;  -  критерий Био.

Решение (5.120) имеет вид:

.                                    (5.122)

Используем граничные условия к (5.120):

Подставив С1 и С2 в (5.122), получим

.                                                    (5.123)

3. На контакте х=0 температура тел 1 и 2 одинакова, т.е. T1(0)=T2(0,).

Положив в (5.123) х = 0, приравняем правые части выражений (5.119) и (5.123):

Коэффициент распределения тепловых потоков  равен:

.                                (5.124)

Если подставить  в (5.119), получим выражение для температуры поверхности контакта

(5.125)

Но  q = Sс и   = lK / с , поэтому

(5.126)

Полученную зависимость (5.126) можно уточнить применительно к скольжению стружки по передней поверхности. Длина контакта lk может быть найдена через величину застойной зоны C1 (участок C1 составляет примерно половину общей длины контакта C, поэтому lk=2C1=2a[Ka(1+tg)+sec].

Толщина срезаемого слоя   = Ssin  и тогда

lk = 2Ssin [Ka (1 + tg ) + sec ].                      (5.127)

С учетом (5.127) и принимая во внимание, что с =  / K, получим:

.      (5.128)

Пример. Определить температуру от трения стружки по передней поверхности резца Т15К6 при точении стали 35 (в=530 МПа) с =3,5м/с, S=0,310-3 м/об. Исходные данные (индексы соответствуют обозначениям тел на рис. 5.47): 1=27,2 Вт/мС;  2=40,2 Вт/мС;  c2=502104 Дж/м3С;  а2=0,0810-4 м2/с.

Касательные напряжения  в плоскости контакта (по А.Н. Резникову): =0,252в=0,252530=127,4 МПа; мощность теплообразования: q= = 4,5108 Вт/м2; коэффициент теплоотдачи:  = 17,23 Вт/м2С;  коэффициент m1 (см. формулу (5.121)) m1 = =40 м-1; усадка стружки на выбранных режимах: K = 2; = 0; = 45о.

Зависимости (5.126) и (5.128) позволяют провести априорный анализ влияния на температуру при резании режима резания (, S), механических свойств материала детали (), теплофизических констант материала инструмента (1) и детали (2; c2; 2), размеров контакта (lк), усадки (Ка), условий теплообмена со средой (m1), т.е. управлять тепловым режимом при резании. Для снижения TП необходимо повышать теплопроводность материала инструмента, увеличивать теплоотвод в среду, уменьшать длину контакта стружки с инструментом. Эти выводы подтверждаются экспериментально и эффективно используются в практике металлообработки.

Количественно значение температуры по формулам (5.126) и (5.128) несколько занижено, так как не учитывается доля теплового потока от деформации, поступающего в стружку. Частично это компенсируется тем, что в реальных условиях теплота в стружке распространяется по всей ее толщине, а не концентрируется в термическом слое толщиною (), как было принято нами в граничном условии.

Метод источников. Заключается в том, что любой процесс распространения теплоты может быть представлен суперпозицией элементарных процессов выравнивания температур, вызываемых действием множества элементарных мгновенных точечных источников, распределенных в пространстве и времени.

При этом используется фундаментальное решение уравнения теплопроводности, которое позволяет в произвольной точке х неограниченного пространства в произвольный момент времени t определить температуру, вызываемую действием точечного мгновенного источника с энергией Q, помещенного в точку х, в  момент времени . При этом принимается, что при  в пространстве температура .

Для одномерного пространства фундаментальное решение методом источников имеет вид:

.        (5.129)

Рис.5.49. Упрощенная физическая модель зоны резания с источниками тепловыделения

Для определения температуры резания учтем действие тепловых потоков от пластических деформаций и трения по передней поверхности на тепловое состояние стружки и температуру контакта «передняя поверхность резца - стружка», т.е. температуру резания. При этом используем приведенный выше алгоритм решения контактной тепловой задачи, по методу баланса, но задачу для стружки будем решать, применяя метод источников.

Для расчета температуры резания используем упрощенную физическую модель (рис.5.49) и покажем на этой схеме источники тепловыделения. Примем, что источники тепла деформации и трения по передней поверхности имеют равномерную интенсивность. Определим мощности этих тепловых источников [28, 29].

Зона первичных деформаций (см. рис.5.48)

.           (5.130)

Здесь  - плотность источника тепловыделения от пластических деформаций в теле 1, Вт/м;  - плотность теплового потока, поступающего в тело 3 (заготовку0;  - плотность теплового потока, поступающего в тело 2 (в стружку);  - коэффициент распределения теплового потока в плоскости сдвига.

Согласно А.Н. Резникову

,                           (5.131)

где  - критерий Пекле;  - коэффициент температуропроводности материала заготовки;  - толщина среза;  - коэффициент утолщения стружки

.      (5.132)

Зона вторичных деформаций и участок упругого контакта (см. рис.5.48)

,                    (5.133)

где   - плотность поверхностного источника тепловыделения от сил трения на передней поверхности инструмента;  - среднее касательное напряжение на передней поверхности;  - плотность теплового потока, поступающего в инструмент (рис. 5.48);  - тоже, поступающего в стружку со стороны передней поверхности.

Температура в стружке (тело 2)

Формализованная модель стружки (тело 2) представлена на рис.5.50.

Температура в стружке

,                            (5.134)

Рис. 5.50. Формализованная

модель стружки

где  - температура стружки после прохождения зоны первичных деформаций;  - время;  - приращение температуры за счет действия источника .

На рис.5.50 -граница теплового пограничного слоя, толщина которого .

Примем, что относительно неподвижной стружки перемещается быстродвижущийся источник , так как число Пекле  ( - коэффициент теплопроводности материала детали), и теплота распространяется только по нормали к передней поверхности инструмента. Это допущение позволяет задачу свести к классу одномерной нестационарной теплопроводности

,                                      (5.135)

где  - доля мощности источников тепловыделения, расположенных в зоне , поступающая в стружку;   - объем стружки;  - удельная теплоемкость материала детали; -плотность материала               детали.

Но . Тогда

.                 (5.136)

Из (5.135) и  (5.136) получим:

.                        (5.137)

Элемент (1) (см. рис.5.50) можно рассматривать как полуограниченный стержень, нагреваемый постоянным тепловым потоком  с временем действия .

Математическая формулировка задачи нестационарной теплопроводности для стержня с боковой теплоизоляцией (элемент ) определяется уравнением:

(5.138)

с краевыми условиями:

;  при , ;  при .

Решение уравнения (5.138) методом источников имеет вид (5.129) а для нашего случая

,                          (5.139)

где   - энергия единичного теплового импульса.

Для полупространства с адиабадитически изолированной границей энергия импульса должна быть удвоена и составит

.

Решение задачи получаем, интегрируя  (5.139) по времени, с заменой  на :

,              (5.140)

при этом .

Проводя замену переменной в интеграле , получим

.                     (5.141)

Окончательно после интегрирования получим:

при  :

(5.142)

,

а при

.           (5.143)

Объемную температуру в стружке получим, суммируя (5.137) и (5.143):

.

При   имеем

; (5.144)

при

(5.145)

Примечание: функции  и  табулированы и допускают разложение в ряды.

Максимальную поверхностную температуру контакта стружки с инструментом по передней поверхности получим, полагая в уравнении (5.145)  и . Тогда из (5.134) и (5.137) имеем:

.               (5.146)

Чтобы найти коэффициент распределения тепловых потоков , необходимо решать стационарную тепловую задачу для тела 1 (инструмента), сопрягаемого со стружкой, при наличии теплообмена со средой. Плотность теплового потока:

.

Уравнение для расчета температуры в стружке имеет вид (5.120)

,                                (5.147)

а

- (5.121)

с граничными условиями:

; .

Решение (5.147) известно

.                                  (5.148)

На контакте

.                                (5.149)

Приравняв правые части уровней (5.146) и (5.148), получим:

,

откуда

.                       (5.150)

Пример. Найти максимальную температуру на контакте «стружка-передняя поверхность резца» при точении резцом из Т15К6 Ст35 (=530МПа);  м/с;  м/об; ; ; .

Теплофизические параметры принимаем такими же, как и в предыдущей задаче:

Вт/м.0С;  Вт/м.0С;  Дж/м3 . 0С;

м2/с.  Вт/м.0С; м-1;

МПа; Вт/м2.

Плотность теплового потока на передней поверхности:

;                    (5.151)

;                       (5.152)

- длина контакта стружки с передней поверхностью

м;

- средний коэффициент трения;    - угол сдвига

.

Подставим «» в (5.151):

.

Определим коэффициенты распределения тепловых потоков  (зависимость (5.131)) и  (зависимость (5.150)):

.

Без учета температуры   в (5.146)

.

Подставим полученные данные в (5.146):

.

Сравнивая температуры трения по передней поверхности, полученные расчетом по формулам (5.128) и (5.146) – второе слагаемое , наблюдаем удовлетворительные совпадения температур – 3580С и 3900С, хотя расчетные формулы получены, исходя из разных теоретических предпосылок.

Метод конечных разностей. В расчетах теплового состояния зоны резания возникает необходимость учета теплофизических свойств инструментального и обрабатываемого материала в зависимости от температуры; в этом случае метод источников не применим и целесообразно использовать численные методы расчета теплового состояния, в том числе метод конечных разностей (метод сеток). Этот метод основан на замене производных их приближенным значением, выраженным через разности значений функции в отдельных точках – узлах сетки. В результате таких преобразований дифференциальное уравнение заменяется эквивалентным соотношением в конечных разностях, решение которого сводится к выполнению несложных алгебраических операций. На рис. 5.51 приведены пример формирования конечно-разностной сетки и результаты расчета.

Рис. 5.51. Сетка для расчета поля температур в зоне резания методом конечных разностей (а) и результаты расчета (б) для свободного точения стали твердосплавным резцом (=0,27 . 10-3 м; =1,3 м/с), (по П.Н. Резникову) [27]

5.5.5.2. Экспериментальные методы

измерения температуры резания

Известные методы экспериментального изучения тепловых процессов существенно дополняют расчетные и позволяют изучить тепловой баланс при резании, температуру контактных площадок инструмента, распределение температур в зоне деформации, обрабатываемой детали и в инструменте [2, 4, 5, 8, 9, 22, 36].

На практике температура резания может быть измерена следующими методами: калориметрическим (по температуре стружки); термопар (естественной, искусственной, полуискусственной, “бегущей”); радиационным; структурных превращений (для стальных инструментов); термокрасок, по температурам плавления чистых металлов и их солей, наносимых в виде тонких пленок на инструментальный материал.

Калориметрический метод позволяет определить количество теплоты, переходящей в стружку, деталь и режущий инструмент. На рис. 5.52. показана схема определения количества теплоты , переходящей при точении в стружку, и  ее средней температуры. Перед передней поверхностью резца установлен калориметр 1 с сеткой 2 для сбора стружки и ртутным термометром 3. Для обеспечения лучшего попадания стружки в калориметр резание производят при левом вращении шпинделя. Если обозначить через:  - температуру смеси (воды в калориметре после резания),  - массу  воды в калориметре,  - начальную температуру воды в калориметре,  - массу стружки, г,  - теплоемкость стружки, то среднюю температуру стружки можно определить по формуле:

.                                 (5.153)

Количество теплоты, перешедшей в стружку, равно:

,                                    (5.154)

где  - теплоемкость горячей стружки;  - теплоемкость ненагретой стружки;  - начальная температура стружки.

Рис. 5.52. Схема калориметрического метода

Существуют калориметры на базе сверлильного станка, в которые погружают деталь и инструмент, что позволяет определить составляющие уравнения теплового баланса при резании, т.е. найти количество теплоты, уходящей в инструмент, деталь и стружку.

Рис. 5.53. Измерение температуры средней поверхности искусственной  термопарой

Методы термопар. Для измерения средней температуры на контактных поверхностях инструмента и в различных точках контактных площадок применяют разнообразные термопары. На рис.5.53 показан метод подведенной (или искусственной) термопары. Резец представляет собой корпус 1, к которому прижата режущая пластина 2. В корпусе сделано отверстие, в которое вставлена изоляционная трубка 3. Стандартная термопара 4 (медьконстантан, хромель-алюмель и др.) с милливольтметром 5, подключенным к ее концам, вставлена в изоляционную трубку так, что ее спай касается нижней плоскости пластины 2. Спай термопары регистрирует температуру опорной плоскости пластины.

Достоинством искусственного метода является возможность использования стандартных термопар с известными термоэлектрическими характеристиками, а потому не нуждающихся в специальной тарировке. Располагая отверстия в различных точках передней и задней поверхностей, можно изучить температурное поле в режущем клине инструмента. Недостатком метода является то, что  измеряемая температура ниже температуры на контактных поверхностях инструмента, а разность температур зависит от расстояния спая термопары до указанных поверхностей. Кроме того, метод  термопары трудно применить для вращающегося инструмента.

Вариантом метода искусственной термопары является метод полуискусственной термопары (рис.5.54), когда одним термоэлектродом служит элемент стандартной термопары (хромель), другим – материал инструмента или обрабатываемой детали.

Применение схемы, представленной на рис.5.54,б, позволяет дополнительно изучить распределение термо-ЭДС (температур) по длине режущей кромки инструмента. Проволочка стандартной термопары 1, введенная в боковое отверстие обрабатываемой детали, последовательно перерезается разными участкам лезвия сверла, начиная от оси.

Метод естественной термопары, предложенный еще в начале     XX в для измерения температур при резании, до настоящего времени не потерял своей актуальности. Суть метода состоит в том, что темопару образуют материал инструмента и обрабатываемой детали; «горячим» спаем термопары является зона резания (или одна из контактных площадок – «передняя поверхность инструмента – стружки», «задняя поверхность – обрабатываемая деталь»). Если такую специфическую термопару включить в измерительную цепь, то регистрируемая при резании термо-ЭДС будет пропорциональна температуре «горячего» слоя.

Рис.5.54. Схемы полуискусственной термопары: а - термоэлектрод – материал инструмента; б - термоэлектрод – материал детали

Этим методом, очевидно, измеряется не максимальная, а некоторая средняя температура зоны резания, так как «горячий» спай термопары «резец-деталь» можно представить бесконечно большим числом параллельно соединенных микротермоэлементов с разным внутренним сопротивлением , каждый из которых генерирует свою термо-ЭДС , ….. В результате регистрируемая прибором термо-ЭДС находится по известному соотношению

,                                  (5.155)

где  - проводимость -го микротермоэлемента.

Одна из принятых схем измерения температур при точении методом естественной термопары показана на рис. 5.55, а на рис. 5.56 – схема тарирования этой термопары.

| Рис. 5.55. Схема измерения температуры резания методом естественной термопары | Рис. 5.56. Схема тарировки термопары в расплавленном металле |
| --- | --- |

Заготовка 1 и резец 2 изолированы от массы станка текстолитовыми прокладками. Чтобы избежать паразитных термопар, которые могут возникнуть в месте крепления режущей пластины к корпусу резца, применяют цельные резцы. Заготовка изолируется от станка для устранения влияния паразитных термопар. Однако их роль при высокой температуре контактных поверхностей инструмента незначительна, поэтому и из-за некоторого снижения точности измерения установку можно упростить, сохранив изоляцию только резца и ртутный токосъемник. Вместо ртутного токосъемника можно применять скользящие медно-графитовые щетки.

Достоинством метода естественной термопары является то, что его легко осуществить не только при точении, но и при других видах механической обработки.

Для перевода показаний милливольтметра в градусы естественная термопара «инструмент-деталь» тарируется, один из способов этой тарировки в ванне из жидкого металла показан на рис. 5.55. Температура нагрева жидкого металла в ванне с термоэлектродами 1 и 2 (из материала инструмента и обрабатываемой детали) контролируется стандартной термопарой 3 и прибором 4, а прибор 5 показывает при нагреве величину термо-ЭДС, развиваемую естественной термопарой. Нагревая и охлаждая расплавленный металл, строят тарировочный график «».

Метод естественной термопары отличается надежностью, так как температура резания стабилизируется в течение 2-3с; к недостатку метода можно отнести необходимость иметь тарировочные графики для каждой конкретной пары «инструментальный-обрабатываемый материалы».

Разновидностью метода искусственной термопары является метод измерения термо-ЭДС с помощью специального разрезного резца (рис.5.57), используемого нами для изучения влияния режимов резания на распределение температур по контактным площадкам [42].

Рис.5.57. Конструкция составного резца для раздельного

измерения термо-ЭДС при резании

Резец был собран из изолированных друг от друга и от корпуса резца режущих пластин, изготовленных из твердого сплава или быстрорежущей стали, таким образом, что пластина 1 выполняла роль задней, а пластина 2 – роль передней поверхностей, изолированных по плоскости разъема пластинками слюды. Болтами 6 осуществлялась регулировка пластин 1и 2; провода 7 служили для подключения режущих пластин к регистрирующему прибору. Был использован двухлучевой электронный осциллограф, что позволило раздельно измерять величины  и  или их разницу . На рис.5.58 в качестве примера показаны осциллограммы  и , снятые при свободном резании (, , ) трубок из серого чугуна.

г)                                      д)

Рис. 5.58. Осциллограммы, полученные при свободном резании

серого чугуна резцами из Р18 для разных подач ( м/с, =90 с):

а,б -  м/об; в -   м/об;

г -   м/об; д -   м/об

Для изучения закономерностей распределения температур на контактных площадках инструмента эффективно применение метода  «бегущих» термопар (рис.5.59). Деталь 4 выполняют в виде винтового гребня прямоугольного профиля. В ней сверлят отверстие диаметром 0,5…0,7мм, в которое вставляют электроды 1 и 2 термопары в защитной трубке 3 из материала детали. Электродами термопары служат изолированные проволочки диаметром 0,1 мм из меди и константана. Концы К1 и К2, К3 и К4 термопар подключены к осциллографу. При перерезании резцом защитной трубки и термопары электроды замыкаются на контактной поверхности стружки и поверхности резания. Часть электродов, двигаясь со скоростью стружки, через контакты К1 и К2 фиксирует на пленке осциллографа температуры по длине площадки контакта стружки с резцом. Другая часть электродов, перемещаясь со скоростью, равной скорости резания, через контакты К3 и К4 фиксирует температуры на площадке контакта поверхности резания с резцом.

| Рис.5.59. Схема измерения температуры «бегущей» термопары. | Рис.5.60. Температурное поле передней поверхности резца. (Б.И. Костецкий. [16]) |
| --- | --- |

Кроме названных, известны другие методы оценки температуры резания: по измерениям микротвердости на различной глубине поверхности стального инструмента (метод А.П. Гуляева) [2] и по изменениям микроструктуры отдельных участков площадок износа в тонких поверхностных слоях (20…30 мкм) (метод Б.И. Костецкого). Обработывая резцами из Р9 углеродистую сталь с пределом прочности кгс/мм2, Б.И. Костецкий [16] установил, что на глубине порядка 0,3-0,4 мм в центре лунки износа при нормальной стойкости температура достигала 8500 (рис.5.60).

Ценным в использовании этого трудоемкого измерения температуры является то, что он позволяет косвенно оценить температуру в бесконечно тонких слоях рабочей части стального инструмента и оперировать с малыми по толщине температурными полями.

К косвенным методам оценки температур резания относится метод пленок и термокрасок.

Метод пленок заключается в том, что на контактные площадки инструмента наносятся в вакууме тонкие слои чистого металла или окислов с известной температурой плавления. Теплота, выделяющаяся при резании, оплавляет пленку в области, где достигается температура ее плавления, и тем самым обозначает соответсвующую изотерму. На рис.5.61 показаны изотермы, полученные нами на боковых сторонах твердосплавных пластин при истирании их о вал из стали 35.

|  | Рис. 5.61. Изотермы на твердосплавных пластинах при трении по стали 35: а – пленка Ag (температура плавления 9610С); б – пленка CdCl (5680С); в – пленка Zn (4200С) |
| --- | --- |

Метод термокрасок использует наносимые на рабочую часть инструмента специальные составы, обладающие способностью менять цвет при определенных температурах (табл. 5.7)

Таблица 5.7

Характеристики термокрасок (по А.А.Авакову)

| Продолжительность действия тепла на кромку, мин |  | Переход цвета |
| --- | --- | --- |
| 5 | 30 |  |
| Температура изменения цвета, 0С |  |  |
| 155 | 140 | из пурпурного в голубой |
| 190 | 175 | из белого в зеленовато-коричневый |
| 235 | 220 | из зеленого в темно-коричневый |
| 305 | 290 | из желтого в красновато-коричневый |
| 370 | 340 | из белого в светло-коричневый |
| 470 | 440 | из фиолетового в белый |

Температура, определяемая цветом краски, как это видно из табл.5.7, зависит от продолжительности действия тепла на краску. Последнее означает, что для изменяющегося со временем температурного поля линии раздела двух цветов за время опыта (в силу удлинения времени теплового воздействия на термокраску) перемещаются от зон высоких температур в зону сравнительно низких температур. Эта особенность термокрасок несколько сужает область их эффективного применения в исследованиях процессов резания.

Кроме этого термокрасками нельзя непосредственно измерять температуру областей, находящихся в окрестности вершины резца, так как краски в этих местах стираются сходящей стружкой.

Известные методы бесконтактного измерения температур резания  - оптический и радиационный, которые основаны на ренгистрации теплового излучения отдельными участками детали и инструмента в процессе обработки, дают большую точность измерения температур, чем косвенные, но они достаточно дороги.

5.5.6.  Влияние различных факторов

на температуру резания

На температуру резания, как и на усилия, влияет большое количество факторов, которые невозможно учесть аналитическими зависимостями. Поэтому для практических целей целесообразно применение эмпирических формул, которые, как будет показано в дальнейшем, могут применяться и для расчета режимов резания. Представляет интерес определение влияния на температуру сечения срезаемого слоя и скорости.

Методом естественной термопары нами получены зависимости для оценки температур резания для операций сверления и фрезерования. При сверлении получена зависимость

Т = 304V0,81S0,42d-0,60 .                                   (5.156)

Формула действительна для сверл из Р18 диаметром (4-6)10-3 м, обрабатывающих жаропрочную сталь 12X18Н9Т с охлаждением 15%-ной эмульсией с =0,05-0,3 м/с, S=(0,04-0,125)10-3 м/об.

Для торцевого фрезерования с большими подачами формула для температуры имеет вид

,                              (5.157)

где  = 2-4 м/с; Sz = (2,0-4,0)10-3 м/зуб; t=(0,25-1,0)10-3 м; B/D = 0,3-0,7 - отношение к диаметру фрезы.

Рис.5.62. Влияние скорости резания на температуру при сверлении стали 12Х18Н9Т

быстрорежущими сверлами

(1-  6,010-3м,

S=0,12510-3 м/об; 2-  410-3м; S=0,07210-3 м/об)

Обрабатываемый материал Ст.4, фреза была оснащена вставными ножами из сплава Т15К6, обработка - без охлаждения. На рис. 5.62 представлен график влияния скорости резания при стружке на температуру.

Рассмотрим влияние других факторов на температуру резания.

- Обрабатываемый материал. На температуру резания большее влияние оказывают физико-механические свойства обрабатываемого материала. Чем выше предел прочности в (твердость НВ), тем большую работу необходимо затратить на процесс резания, тем больше выделится теплоты и выше будет температура резания. При резании твердых сталей стружка соприкасается с передней поверхностью на меньшей площади, чем при резании мягких пластичных сталей. Это повышает удельное давление на единицу поверхности контакта, а отвод теплоты в резец и стружку происходит через меньшую площадь.

Рис.5.63. Влияние вида обрабаты-ваемого материала на температуру резания при точении резцами из ВК8: =10; cp =0; =10; =45

(по В.Н. Подураеву. [23])

С уменьшением теплопроводности обрабатываемого материала при прочих условиях температура резания возрастает (рис.5.63). Так, при скорости резания 1,6 м/с температура составляет: 700С - для стали 45, 760С - для 30ХГСА и 1000С - для жаропрочной стали 12X18Н9Т.

При обработке стали, как показали исследования Я.Г. Усачева, теплоты выделяется больше, чем при резании чугуна. Однако, несмотря на меньшее количество теплоты при обработке чугуна, температура в поверхностных слоях резца может быть значительной. Это объясняется меньшей теплопроводностью чугуна и тем, что при образовании стружки надлома давление на резец сосредоточено у вершины.

2. Элементы режима резания. На температуру резания наибольшее влияние оказывает скорость резания, затем подача и глубина резания. Общая зависимость температуры от режимов резания при точении может быть выражена эмпирической формулой, по А.М. Даниеляну,

Т = 3140,28S0,14t0,04 .                                      (5.158)

Обрабатываемый материал - сталь 45 в=750 МПа; материал резца - твердый сплав Т15К6.

3. Из геометрических параметров резца наибольшее влияние на температуру резания оказывают передний угол, главный угол в плане и радиус при вершине резца.

Рис.5.64. Влияние главного угла в плане на температуру резания

(t=1 . 10-3 м; S=0,3 . 10-3 м/об; сталь в = 750 МПа )

Передний угол оказывает сложное влияние на температуру. С одной стороны, с уменьшением  возрастают деформации и работа резания, что приводит к увеличению тепловыделения. С другой стороны, с уменьшением  центр давления стружки отодвигается от лезвия резца, делает его головку более массивной, что увеличивает теплоотвод в резец, понижая температуру на поверхности контакта.

С увеличением главного угла в плане  температура возрастает, а затем стабилизируется (рис. 5.64). При увеличении угла в плане при одинаковых глубине и подаче (ширина и толщина среза) стружка утолщается, поэтому теплоотвод в нее увеличивается. Но, с другой стороны, при увеличении угла  уменьшается ширина стружки и сокращается активная длина лезвия. Это обстоятельство является преобладающим и приводит к менее интенсивному отводу теплоты в резец и заготовку, она концентрируется ближе к вершине, в результате чего температура резания повышается.

Радиус при вершине резца оказывает влияние на общее тепловыделение и теплоотвод. С возрастанием rв увеличиваются деформации, а следовательно, сила резания и тепловыделение. Однако при увеличении rв увеличивается и длина активной части режущей кромки, что способствует лучшему теплоотводу как в тело резца, так и в заготовку. Повышение интенсивности теплоотвода оказывается преобладающим, что и приводит к снижению температуры резания.

4. Смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ) не только способствуют уменьшению тепловыделения за счет облегчения процесса стружкообразования и уменьшения трения, но поглощают и отводят часть выделившейся теплоты, снижая тем самым температуру резания. Чем выше теплоемкость и теплопроводность СОЖ, тем лучшим охлаждающим эффектом она обладает.

Смазочно-охлаждающую жидкость при охлаждении поливом необходимо подавать к месту отделения стружки с расходом не менее               8-20 л/мин. Высокое охлаждающее действие оказывает жидкость, подводимая со стороны задней поверхности под давлением 2-3 атмосферы через сопло в смеси с воздухом. По сравнению с охлаждением поливом такой подвод распыленной жидкости интенсивнее отводит теплоту из зоны резания.

При достаточно обильном охлаждении поливом СОЖ на водной основе при их комнатной температуре (20С) дают снижение температуры резания по сравнению с обработкой всухую на 100-150С. Если СОЖ искусственно охладить до 2С, то температура резания понижается в среднем на 220С.

Эффективность применения СОЖ возрастает при обработке вязких и малотеплопроводных материалов (нержавеющие и жаропрочные стали и сплавы, титановые сплавы), а также при резании с крупными сечениями среза, т.е. когда имеет место большое тепловыделение.

Рекомендуемая литература

1. Абуладзе Н.Г. Определение длины контакта сливной стружки с передней поверхностью инструмента // Тр. Грузин. политехн. ин-та, 1969. – №3 (131). – Тбилиси: Сабчота Сакартвело. – С.131-137.

2. Аваков А.А. Физические основы теорий стойкости режущих инструментов. – М.: Машгиз, 1960. -308 с.

3. Бетанели А.И. Прочность и надежность режущего инструмента. – Тбилиси: Сабчота Сакартвело, 1973. – 302с.

4. Бобров В.Ф. Основы теории резания металлов. – М.: Машиностроение. 1975. - 344 с.

5. Вульф А.М. Резание металлов. – Л.: Машиностроение, 1973. – 496 с.

6. ГОСТ 25762-83. Обработка резанием. Термины, определения общих понятий. – М.: Изд-во стандартов, 1983. – 41с.

7. Гуляев А.П. Температура резания и методы ее определения. //Заводская лаборатория. – 1949. – №6.

8. Даниелян А.М. Тепловой баланс при резании металлов. //Передовая технология машиностроения. – М.: Изд-во АН СССР. –             С.407-442.

9. Дель Г.Д. Определение напряжений в пластической области по распределению твердости. – М.: Машиностроение, 1971. - 199с.

10. Зорев Н.Н. Вопросы механики процесса резания металлов. – М.: Машгиз, 1956. - 367с.

11. Исследование температурного поля в паре трения “деформи-руемое полупространство - ограниченная пластина” с учетом объемности источника тепловыделения / К.Г.Шучев, А.А.Рыжкин, М.М.Климов, В.С.Дмитриев // Надежность и эффективность станочных и инструментальных систем: Сб. науч.тр. - Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 1993. - С. 121-126.

12. Климов В.И., Лернер А.С., Пекарский М.Д. и др. Справочник инструментальщика-конструктора. 2-е изд. доп. и перераб. – М.: Машгиз. 1958. – 608 с.

13. Клушин М.И. Резание металлов. – М.: Машгиз.1958. – 754 с.

14. Коздоба Л.А. Методы решения нелинейных задач теплопроводности. – М.: Наука, 1975. – 228 с.

15. Колев Н.С. Повышение износостойкости твердосплавных режущих пластин методом ионной инплантации // Вестник ДГТУ. Сер. Трение и износ. – 2000. – С.50-55.

16. Костецкий Б.И. О методике исследования теплообразования при резании металлов. //Заводская лаборатория. – 1946. – №10-12.

17. Кривоухов В.А., Чубаров А.Д. Обработка резанием титановых сплавов. – М.: Машиностроение, 1970. – 182 с.

18. Лоладзе Т.Н. Износ режущего инструмента. – М.: Машгиз, 1958. – 356с.

19. Лыков А.В. Теория теплопроводности. – М.: Высшая школа. 1967. – 600 с.

20. Маргулис Д.Н. Исследования процесса протягивания с микронными подачами // В кн.: Проблемы резания металлов: Тр. Всесоюз. науч.-техн. конф. – М., 1963. – С.59-68.

21. Панкин А.В. Обработка металлов резанием. – М.: Машгиз, 1961. – 520с.

22. Петрушин С.Н. Основы формообразования резанием лезвийными инструментами. – Томск: Изд-во науч-техн. лит-ры, 2004. – 203с.

23. Подураев В.Н. Автоматически регулируемые и комбинированные процессы резания. - М.: Машиностроение, 1977. - 303 с.

24. Развитие науки о резании металлов. – М.: Машиностроение, 1967. – 416 с.

25. Режимы резания черных металлов инструментом, оснащенным твердым сплавом: Справочник./ ГлавНИИпроект при Госплане СССР. НИБТH. – М.: Машгиз, 1958. – 208 с.

26. Резников А.Н. Теплообмен при резании и охлаждение инструментов. – М.: Машгиз, 1963. – 200 с.

27. Розенберг А.М., Еремин А.К. Элементы теории процесса резания металлов. – Москва-Свердловск: Машгиз, 1956. – 319 с.

28. Рыжкин A.А. Синергетика изнашивания инструментальных режущих материалов. (трибоэлектрический аспект). – Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2004. – 322с.

29. Рыжкин А.А. Теплофизические процессы при изнашивании инструментальных режущих материалов. – Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2005. – 310 с.

30. Рыжкин А.А. Цельные твердосплавные сверла для обработки жаропрочных сталей. //Станки и инструмент. – 1968. – №6. – С. 26-28.

31. Рыжкин А.А., и др. Физические основы обработки материалов резанием. – Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 1996. – 352 с.

32. Рыжкин А.А., Мальсагов А.А., Смирнов И.Н. Об одном ускоренном методе нахождения  формул скорости резания. //Станки и резание металлов: Сб.ст. /РИСХМ. – Ростов н/Д, 1970. – С. 35-40.

33. Рыжкин А.А., Филипчук А.И.  Расчет температур в контактной зоне при трении. // Известия СКНЦВШ. Технические науки. – 1980. – №1. – С.56-59.

34. Рыжкин А.А., Шучев К.Г., Бруквицкий Я. О самоорганизации системы резания в условиях электроконтактного подогрева. //Безызносность.: Межвуз. сб. науч. ст. – Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 1998. – Вып.5. –С.157-178.

35. Солоненко В.Г., Рыжкин А.А. Резание металлов и режущие инструменты. – М.: Высшая школа, 2007. – 414с.

36. Справочник технолога – машиностроителя. В 2-х тт. / Под ред. А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1985. – 496 с.

37. Сторожев М.А., Попов Е.А. Теория обработки металлов давлением. –М.: Машиностроение, 1971. – 423с.

38. Филипчук А.И., Рыжкин А.А., Чичинадзе А.В. и др.Тепловой режим твердых сплавов при трении с малыми коэффициентами взаимного перекрытия // Трение и износ. – Т.2. – 1981. – № 1. – С. 72-96.

39. Трент Е.М. Резание металлов. – М.: Машиностроение, 1980. – 264 с.

40. Ящерицын П.И., Фельдштейн Е.Э., Корниевич М.А. Теория резания. – Минск – Москва: Новое знание, 2007. - 512с.

41. Degner W., Lutze H., Smejkal E. Spanende Formung. – 5., Durchgeschene Autlage. VEB Verlag Technik Berlin, 1973. – 336s.

42. Ryshkin A. Über die elekfrischen Erscheinungen beim Spanen von Metallen. // WZ der TH Karl –Marx – Stadt. – 1973, - 15. – Heft 4, - S. 711 – 725.

43. Ryshkin A.A., Shychev K.G. The inverstion of thermal friction pairs taking into account volume heat soures. Zagadnienia eksploatacji maszyn. – 1994. – vol.29, z.3-4 (99-100). – S.459-464.

6. ИЗНОС И СТОЙКОСТЬ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА

В результате работы сил трения контактные площадки режущего инструмента при резании непрерывно изнашиваются, из-за чего изменяются геометрические и линейные размеры инструмента. С течением времени инструмент теряет свое служебное назначение, перестает обеспечивать необходимую точность обработки, заданные параметры шероховатости поверхности детали и требует замены или переточки.

В условиях современного автоматизированного производства проблема повышения износостойкости инструмента и управления этой характеристикой приобретает исключительное значение, так как износостойкость в итоге определяет и производительность операций механической обработки. В этой связи важны изучение механизма и физических причин износа, а также разработка методов расчетной оценки износостойкости инструмента при резании и управление этой характеристикой.

6.1. Механо-физико-химические

основы износа инструмента

Из-за исключительной сложности и взаимосвязи механо-физико-химических явлений, протекающих на контактных площадках инструмента при резании в условиях высоких силовых и тепловых нагрузок при активном влиянии внешней среды – жидкой или газообразной, – физическая природа изнашивания инструмента до настоящего времени до конца не изучена. Тем не менее многочисленными исследованиями отечественных и зарубежных ученых установлено, что основными причинами износа инструмента являются:

1) абразивное действие обрабатываемого материала и стружки на инструментальный материал (абразивный износ);

2) адгезионное взаимодействие материалов инструмента и обрабатываемой детали (адгезионный износ);

3) усталостное разрушение хрупких инструментальных материалов из-за динамических знакопеременных нагрузок, обусловленных спецификой стружкообразования (усталостный износ);

4) взаимное диффузионное растворение составляющих структуры инструментального и обрабатываемого материала (диффузионный износ);

5) химическое взаимодействие инструментального материала с активными компонентами внешней среды, в которой осуществляется резание (окислительный износ);

6) разрушение – хрупкое и пластическое.

6.1.1. Абразивный износ

Рис.6.1. Износ пластин Т15К6 при точении Ст50

(=0,33 м/с, =0,1910-3 м/об, =0,510-3  м)

Этот вид износа проявляется в том, что при контактном взаимодействии твердые составляющие структуры обрабатываемого материала внедряются в поверхность инструментального материала и осуществляют микроразрушения. К таким структурам относятся карбиды и окислы железа и кремния при обработке чугуна по корке, зерна сложных карбидов и цементита – для сталей, а для жаропрочных сплавов – интерметаллиды, твердость которых сохраняется даже при высоких температурах резания. Абразивное действие на поверхность инструмента оказывают периодически срывающиеся частицы нароста и структур, образовавшихся на контактных площадках в процессе резания – окислов и продуктов реакционной диффузии. Именно действием этих факторов можно объяснить образование проточин на задних поверхностях твердосплавных резцов (рис.6.1). Поэтому абразивный износ в наибольшей степени будет проявляться в условиях резания, когда срезаемый слой упрочняется, а твердость инструментального материала падает, т.е. когда отношение твердостей материалов инструмента и детали  меньше единицы; это, прежде всего, обработка инструментом из быстрорежущих сталей. Как следует из работ М.М.Хрущева и И.В.Крагельского, интенсивность абразивного износа пропорциональна твердости [21, 47].

6.1.2. Адгезионный износ

В основе механизма адгезионного износа лежит явление переноса на контактные поверхности инструмента более мягкого материала детали и образование прочных металлических связей на химически чистых участках фактического контакта при взаимном пластическом деформировании контактируемых тел, т.е. адгезионного схватывания. Для каждой пары материалов существует энергетический порог начала схватывания (критический уровень свободной энергии), обусловленный уровнем температур контакта, степенью пластической деформации и природой материала. А.П. Семеновым установлено, что способность металлов к адгезионному взаимодействию повышается при температурах, близких к температуре рекристаллизации [42]. Для одноименных металлов эта температура составляет (0,3-0,4), а разноименных – (0,35-0,5) температуры плавления.

Собственно акт износа при адгезионном схватывании заключается в том, образовавшиеся металлические связи («мостики сварки») на вершинах реальных микровыступов поверхности при относительном движении получают дополнительную деформацию, разрушаются под действием касательных напряжений. В результате с поверхности инструмента вырываются и уносятся из зоны контакта достаточно крупные частицы, образуются борозды и кратеры на поверхности.

Перенос обрабатываемого материала как на переднюю, так и на заднюю поверхность инструмента происходит практически мгновенно, с первых секунд резания. На рис.6.2 показаны растровые изображения передней (а) и задней (б) поверхностей резцовых пластин из ВК8 после точения стали Х18Н9Т, на которых отчетливо видны налипшие слои обрабатываемого материала.

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис.6.2. Растровые изображения передней (а) и задней (б) поверхностей пластин ВК8(х100) после точения стали Х18Н10Т (=0,6 м/с; =0,210-3 м/об;

=0,510-3 м); сканирующий электронный микроскоп JSМ-43

Как показали наши исследования, перенос более мягкого материала на твердый сплав происходит независимо от режима резания. При невысоких скоростях (температурах) с контактных площадок твердосплавных пластин за счет сил адгезии удаляются достаточно крупные частицы инструментального материала (до 30 мкм). Это доказано профилографированием площадок износа твердых сплавов после трения по стали 35 и удаления налипов кратковременным травлением поверхности 5%-ным раствором азотной кислоты в этиловом спирте. На рис.6.3 показаны профилограммы поверхностей износа пластин различных марок твердых сплавов, полученные на модернизированном приборе Калибр-201; неодинаковая максимальная глубина  кратеров на площадке износа свидетельствует о разной устойчивости к адгезионным явлениям разных марок твердых сплавов.

| а) | б) |
| --- | --- |
| в) | г) |

Рис.6.3. Профилограммы поверхностей износа твердосплавных пластин после трения по Ст35 (=0,83 м/с; длина контакта м, нормальная нагрузка =600 Н,  путь трения =300 м):

а – ВК8 (=32 мкм); б – Т15К6  (=25 мкм);

в – Т15К6+(TiC) (=20 мкм); г – Т15К6+(TiC+TiN) (=12 мкм)

Вырванные с поверхностей контакта частицы инструментального материала уносятся обрабатываемой деталью и стружкой, причем уносимые частицы могут внедряться в стружку и оказывать дополнительное абразивное действие на инструмент. На рис.6.4 показаны снимки нижних сторон стружек после точения стали Х18Н10Т резцами из быстрорежущей стали Р18МФ в поглощенных электронах (а), в характеристическом излучении  (б), полученные на микроанализаторе Cameca с помощью AMQ.

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис.6.4. Снимки в поглощенных электронах (а) и в излучении  (б) нижних сторон стружек стали Х18Н10Т; резец из Р18МФ (=0,78 м/с; =0,2110-3 м/об; =110-3 м). Размер каждого снимка – 100х100 мкм [35, 38]

Темные участки размерами 2-6 мкм, расположенные на левом снимке (рис.6.4) вдоль полос скольжения содержат вольфрам (белые зерна на правом снимке) и являются зернами карбида  - составляющей структуры быстрорежущей стали Р18МФ.

В силу специфики контакта при резании процесс образования и разрушения металлических связей при адгезионном износе независимо от того, имеет последний хрупкую или пластическую природу, есть процесс периодический. Это обусловливает циклическое нагружение инструментального материала, и поэтому адгезионгному износу лучше сопротивляются материалы с меньшей хрупкостью и высокой циклической прочностью. Так, при резании с невысокими скоростями (температурами резания до 5000С), когда теплостойкость не играет существенной роли, инструменты из быстрорежущих сталей имеют большую износостойкость, чем твердые сплавы.

Адгезионный износ инструмента в общем случае проявляется во всем реальном диапазоне скоростей (температур) резания для быстрорежущих сталей, однако в зоне высоких скоростей резания преобладает пластическая компонента из-за размягчения связки в твердом сплаве.

В общем случае интенсивность адгезионного износа определяется отношением твердостей инструментального () и обрабатываемого () материала: чем меньше отношение , тем больше адгезионный износ. Это обстоятельство нашло отражение в аналитических зависимостях Кука и Наяка, М.Ф. Полетики, Т.Н.Лоладзе и Л.Ш.Шустера (формулы (1)-(3), (6), (7)  в табл.6.2) [24, 25, 31, 47, 48].

Для снижения адгезионного износа (полностью устранить его не удается) необходимо препятствовать схватыванию. Этому способствуют следующие меры: создание защитных пленок разного сорта; применение химически активных СОЖ, износостойких покрытий - из карбидов, нитридов и оксидов тугоплавких элементов; примененение упрочняющих технологий для повышения твердости поверхностных слоев инструментального материала; выбор рациональных марок твердых сплавов и быстрорежущих сталей.

6.1.3. Усталостный износ

Контактирование твердых тел и их взаимодействие в условиях трения происходит на отдельных участках, совокупность которых составляет фактическую площадь контакта.

Микровыступы шероховатостей поверхностей тел под действием нормальной нагрузки сминаются и взаимно внедряются, из-за чего в области пятен касания возникают большие напряжения и деформации. Если рассмотреть скольжение жесткого сферического выступа по деформируемому полупространству, то в последнем возникает сложное напряженное состояние, характеризуемое тем, что в полупространстве перед выступом напряжения будут сжимающими, а за ним – растягивающими. В результате поверхность материала подвергается знакопеременному циклическому нагружению, из-за чего в материале накапливаются повреждения, приводящие к разрушению материала. Теория усталостного износа при упругом и пластическом контакте, разработанная И.В.Крагельским с сотрудниками (формулы (4), (5) в табл.6.2) была использована позже и для оценки усталостного износа применительно к резанию (формулы (10), (11), табл.6.2).

Д.М. Гуревичем обоснована гипотеза адгезионно-усталостного разрушения твердосплавного инструмента [9]. Установлено, что в упругодеформируемых карбидах из-за циклических нагрузок развиваются усталостные явления; на поверхностях карбидных зерен развивается пластическая деформация из-за циклического характера нагружения. В пластичной кобальтовой связке в результате пластического передеформирования возникают явления малоцикловой усталости, снижающие ее прочность, что приводит к отрыву карбидных зерен с поверхности твердого сплава.

Таким образом, адгезионно-усталостное изнашивание твердосплавного инструмента происходит в результате постепенного усталостного разрушения зерен карбидов, с поверхности которых удаляются мелкие частицы, или путем удаления целых карбидных зерен в результате усталостного разрушения связки. Для снижения усталостного износа твердых сплавов целесообразно в их структуре использовать карбиды и связки с высоким модулем упругости. Например, введение в кобальтовую связку 60% рения, имеющего модуль упругости в два раза больший, чем кобальт, позволяет повысить износостойкость при обработке труднообрабатываемых материалов. При твердости, меньшей, чем TiС, карбид WС имеет почти в два раза больший модуль упругости, из-за чего при усталостном износе сплавы ВК8 показывают большую износостойкость, чем Т15К6.

6.1.4. Диффузионный износ

Гипотеза диффузионного износа предполагает следующее: при высоких скоростях резания (температурах более 800-8500С) на контакте «твердый сплав – сталь» происходит встречный диффузионный перенос и растворение составляющих структуры твердого сплава в обрабатываемом материале, а атомов железа материала детали - в твердый сплав, образуются диффузионные зоны, разупрочняющие поверхность твердого сплава, и происходит удаление этой зоны при трении. Предполагается, что движущей силой диффузии является градиент концентрации элементов структуры материалов, а закон роста диффузионного слоя подчиняется закону Фика. Так как при резании в контакт с поверхностью твердого сплава входят новые участки стружки и поверхности резания, то постоянно поддерживается высокая скорость растворения диффузантов.

Составляющие структуры твердого сплава диффундируют в материал детали с разной скоростью, наиболее подвижным является углерод; с меньшей скоростью диффундируют W, Co, Ti. В результате встречных диффузионных потоков Fe, C, W, Co независимо от состава карбидной фазы в сплаве образуется диффузионная зона, состоящая из смеси карбидов WC+Fe2W2C+CoXWYCZ, твердого раствора углерода, вольфрама, титана и кобальта в  ( () и интерметаллида в виде железовольфрамового и более сложного карбида.

Гипотеза диффузионного износа в научной среде подверглась сомнению из-за отсуствия прямых экспериментальных доказательств диффузионного износа; основной аргумент сводился к тому, что за короткое время контактирования стружки и поверхности резания с площадками инструмента реакционная диффузия не успевает произойти. Однако диффузионные процессы, кроме градиента концентрации, могут дополнительно стимулироваться высокими температурными градиентами на поверхности (термодиффузия), полем напряжений, возникающих из-за неоднородных деформаций карбидной фазы и связки, а также дефектами структуры. Как показали исследования Б.С. Бокштейна, при увеличении плотности дислокаций в материале коэффициент диффузии увеличивается на несколько порядков. И еще один аргумент. Как было показано выше, при обработке стали контактные площадки практически мгновенно покрываются пленками обрабатываемого материала [2, 3]. Из-за наличия исходной шероховатости пластичный материал заполняет впадины между микровыступами и может длительное время находиться в контакте с твердыми сплавами. Кроме этого, при наличии лунки износа слои переносимого материала постоянно задерживаются на ее краях и не удаляются полностью, вплоть до предельного износа инструмента.

Рис.6.5.Содержание элементов на длине площадки износа задней поверхности ВК8 после точения стали Х18Н10Т (=2,57 м/с;  м/об;  м): 1 – железо; 2 – вольфрам; 3 – хром; 4 - никель

Не исключено длительное нахождение к контакте с твердым сплавом обрабатываемого материала, заполнившего микротрещины на поверхности твердого сплава (см. рис.6.3). По нашим данным, именно на этих участках интенсивно протекают диффузионные процессы. Доказательством наличия диффузионного износа твердосплавного инструмента могут служить результаты микрорентгеноспектрального анализа изношенных контактных площадок с последующей идентификацией химического состава частиц износа, задерживающихся на площадке контакта. При исследовании трассировали микрозондом площадку контакта и записывали непрерывно интенсивности излучения от предполагаемых элементов, после обработки записей по специальной методике находили процентное содержание элемента в каждой точке поверхности. Для удобства анализа результатов концентрацию каждого элемента наносили на график «концентрация – длина контакта» (величина площади износа). На рис.6.5 в качестве примера представлено распределение элементов на изношенной до  м задней поверхности пластины ВК8 после резания стали Х18Н10Т.

Площадка износа по всей длине покрыта пленкой, перенесенной на твердый сплав стали Х18Н10Т (распределение  и  приблизительно соответствует их содержанию в стали:        9 и 18% соответственно). Кроме  (72%) на длине приблизительно 1/3 площадки износа, считая от режущей кромки, возможно наличие окислов железа  (72,4%) и  (69,84%). На участке контакта между 120 и 100 мкм вероятно скопление частиц сложного               карбида  с (37% и 61% ).

Унесенные из зоны трения износа продукты взаимодействия твердого сплава и стали между собой и с окружающей средой по содержанию вольфрама ориентировочно соответствуют окислам  (85,3% ) и   (79,4% ). В табл.6.1 представлены сводные результаты идентификации фаз, обнаруженных нами на передних и задних поверхностях пластин ВК8, которые были получены с помощью эмиссионного электронного микроскопа. Сопоставляя полученные результаты, видим, что во всех случаях резания на контактных площадках резцов образовались продукты реакционной диффузии – сложные карбиды типа .

Таблица 6.1

Фазовый состав продуктов в центре контактных площадок резцов из ВК8 после точения стали Х18Н10Т (=2,5 м/с;  м/об)

| Поверхность | Подача 10-3, м/об | Фазовый состав продуктов |
| --- | --- | --- |
| Передняя Задняя | 0,11 | ; ; ; ; ; |
| Передняя | 0,52 | ; ; ; ; |
| Задняя |  | ; |

Как показали исследования Т.Н.Лоладзе, двухкарбидные твердые сплавы так же, как и содержащие карбиды тантала, более устойчивы к диффузионному износу, чем однокарбидные, так как  и  являются замедлителями диффузии. При температурах около 8000С, когда начинается диффузионное растворение, износостойкость однокарбидных сплавов мало отличается от износостойкости двухкарбидных, а иногда бывает и более высокой.

Из других групп инструментальных материалов диффузионному износу подвергаются инструменты из алмаза и кубического нитрида бора.

6.1.5. Окислительный износ

Характер контактного взаимодействия при внешнем трении и в условиях резания в значительной мере зависит от внешней среды – жидкой или газообразной. Газовая внешняя среда изменяет величину сил резания, шероховатость поверхности и интенсивность изнашивания, обусловливая при отдельных условиях резания окислительный износ.

Износ инструмента от окисления кислородом воздуха до конца не изучен. Больше того, существует мнение, что окисление вообще невозможно, так как из-за больших удельных давлений и плотного контакта поверхностей инструмента со стружкой и деталью кислород воздуха не может проникать в зону резания, и трение происходит по ювенильным, т.е. химически чистым, поверхностям. Как показывают эксперименты, при резании кислород воздуха может проникать в зону контакта, и объяснить это можно несколькими причинами.

Контакт между поверхностями инструмента, стружкой и изделием из-за наличия шероховатости, во-первых, носит не сплошной характер, а островной. Мельчайшие частицы инструментального материала отрываются и уносятся стружкой и деталью, и в местах отрыва образуется мгновенный вакуум, куда устремляются молекулы кислорода. Кроме этого, при резании стали с невысокими скоростями, когда периодически возникает и срывается нарост, задняя поверхность подвергается воздействию кислорода воздуха. В некоторых случаях проникновению кислорода в зону резания способствуют автоколебания и образование опережающей трещины (при резании хрупких материалов). И последнее. В результате пластической деформации контактных слоев инструмента (а это доказано исследованием Н.В.Талантова [46]) и отсутствия на них в начальный момент резания промежуточных пленок эти поверхности становятся химически активными. Из-за этого, а также за счет искажений кристаллической решетки обеспечивается высокая скорость диффузии кислорода в инструментальный материал, сопоставимая с обычными скоростями резания.

По этим причинам на контактных площадках инструмента при резании протекают химические реакции взаимодействия активных компонент воздуха с составляюдими структуры инструментальных материалов. Исследованиями Г.М.Яковлева, Н.С.Колева, В.А.Жилина, А.А.Рыжкина и др. на площадках твердосплавных резцов обнаружены окислы , , ,  [11, 17, 19, 33-35, 37, 50].

Склонность твердых сплавов к окислению зависит от их химического состава. Так, однокарбидные сплавы более интенсивно подвергаются газовой коррозии, чем двухкарбидные; с увеличением содержания кобальта в сплаве скорость окисления возрастает. Тонкослойные покрытия из карбидов и нитридов титана, а также окиси алюминия резко снижают окисление твердосплавных пластин в условиях резания.

Менее интенсивно окисляются быстрорежущие стали. Согласно нашим данным, при нагреве на воздухе образцов из Р18 (температура нагрева 5000С, время выдержки 1,5 часа), кроме исходных фаз  и , рентгенографически были обнаружены и окислы железа  и ; на задних поверхностях сверл 5,5 мм из Р18 после резания стали Х18Н10Т (=0,2 м/с, =0,12510-3  м/об) фиксировались и окислы железа .

Образующиеся на контактных площадках инструмента окисные слои разупрочняют поверхность твердого сплава, и дефектный слой удаляется силами трения, увеличивая износ.

Рис.6.6. Зависимость износа резцов и усадки стружки от скорости резания на воздухе и в вакууме (10-3 мм.рт.ст.) ( м;  м/об): 1- износ ВК8 при точении на воздухе; 2 – то же при точении в вакууме; 3 – износ резцов из Т15К6 при точении на воздухе; 4 – то же в вакууме; 5 – коэффициент усадки стружки при точении сплавом ВК8 на воздухе; 6 – то же в вакууме

Влияние газовой среды на износ твердых сплавов заметно проявляется при температурах в зоне резания 700-9000С и определяется не только составом образующихся пленок, но и их толщиной. Как установлено, тонкие окисные пленки при резании, прочно сцепляющиеся с основой твердого сплава, могут при определенных условиях резания тормозить и даже снижать износ.

Уменьшить долю окис-лительного износа в суммарном износе инструмента можно применением инертных газовых сред (азот, аргон, вакуум), упрочняющих технологий, в том числе нанесением тонкослойных износостойких покрытий.

На рис.6.6 показаны результаты наших экспериментов по точению Ст.20Х твердыми сплавами ВК8 и Т15К6 на воздухе и в вакуумной  камере.

Видно, что интенсивность изнашивания ВК8 и Т15К6 на воздухе и в вакууме неодинакова и зависит от скорости резания. Износ резцов из ВК8 на воздухе при скоростях более 3,7 м/с выше, чем в вакууме, что объясняется влиянием температурного фактора и повышением окисляющего действия кислорода воздуха. Как показал анализ данных рис.6.6, для ВК8 интенсивность изнашивания в вакууме на 10-19% ниже, чем в воздушной атмосфере.

6.1.6. Разрушение режущей части инструмента

Описанные выше основные виды износа предполагают постепенное изнашивание контактных площадок инструмента. Однако выход из строя инструмента может происходить вследствие механического разрушения его режущей части. Разрушение может быть хрупким и пластическим.

Хрупкое разрушение – это следствие зарождения и развития трещин – проявляется в виде выкрашиваний и сколов. При выкрашивании с контактных площадок у лезвия удаляются мелкие частицы из-за наличия поверхностных дефектов, неоднородности структуры и остаточных напряжений. Сколы – это разрушение крупных объемов инструментального материала, соизмеримых с размерами контактных площадок и зависящих от геометрии инструмента. Для определенной группы инструментального материала сколы начинаются при критической толщине среза (подаче), величина которой зависит от предела прочности обрабатываемого материала. Быстрорежущие стали, как имеющие большую прочность и ударную вязкость, лучше сопротивляются хрупкому разрушению, чем твердые сплавы; в условиях ударных нагрузок хрупкому разрушению в меньшей степени подвергаются однокарбидные твердые сплавы. Причиной хрупкого разрушения инструментальных материалов являются не только предельные силовые нагрузки, но и термические циклические напряжения. Последние в наибольшей мере проявляются на твердосплавном инструменте в условиях торцевого фрезерования.

Закономерности пластического разрушения твердых сплавов были изучены Т.Н.Лоладзе [26] и Н.В.Талантовым [46]. Этот вид разрушения характеризуется течением тонких слоев инструментального материала вдоль задней поверхности с одновременным опусканием передней поверхности у вершины лезвия. Пластическое течение наблюдается при определенных температурах в зоне резания и происходит при определенной критической скорости резания. В зоне высоких скоростей из-за этого вида разрушения режущий клин теряет формоустойчивость, а инструмент перестает выполнять свое служебное назначение.

Интенсивность изнашивания

Интегральная

интенсивность изнашивания

Скорость (температура) резания

Рис.6.7. Схематическое представление износа инструмента в зависимости от температуры (скорости резания) при постоянном времени (или длине) резания при точении (по А.Д.Макарову): 1 - механическое истирание (абразивный износ); 2 - деформация режущей кромки (пластическое разрушение); 3 – адгезия; 4 – диффузия; 5 - окисление;  6 – общий износ

Рассмотренные выше механо-физико-химические процессы износа режущего инструмента показывают на несомненную сложность, взаимосвязь и взаимовлияние процессов в конкретной зоне. Влияние одной или нескольких причин износа в реальных условиях может быть превалирующим, но всегда зависит от скорости (температуры) резания, группы инструментального и отрабатываемого материала, вида механической обработки и других факторов процесса резания. На рис.6.7 показано влияние температуры (скорости) резания на проявление каждого вида изнашивания инструмента и совокупности всех причин износа.

6.2. Расчетные зависимости

для оценки износа инструмента

Одной из главных задач науки о резании является проблема повышения износостойкости инструментальных материалов, которую невозможно до конца решить без дальнейшего изучения механо-физико-химических процессов в контактной зоне, без применения аналитических методов расчета показателей износостойкости.

Известные зависимости для оценки характеристик трения износа при резании (табл.6.2) условно можно объединить в четыре группы, когда в расчетах учитываются «механические» процессы на контакте, механо-физико-химические явления; принимаются во внимание энергетические и учитываются термодинамические соотношения.

179

Таблица 6.2

Расчетные уравнения износа при резании

| Номер формулы | Формула | Автор | Вид износа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Механические процессы |  |  |  |  |
| 1 |  | Т.Н.Лоладзе, 1958 [25] | Адгезионный | - твердости материала инструмента и детали соответственно; - постоянная; - скорость резания; - период стойкости |
| 2 |  | Кук и Наяк, 1966 [24] | Адгезионный | - контактные напряжения по передней и задней поверхностям; - твердость более мягкого материала; - безразмерный коэффициент износа; - энергия активации износа |
| 3 |  | Л.Ш.Шустер, 1988 [48] | Адгезионный | - прочность на срез адгезионных связей; - микротвердость; и - коэффициент и показатель степени, зависящие от марки инструментального материала и вида обработки |

180

Продолжение табл.6.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  | Н.С.Колев, 1967 [18] | Усталостный (упругий контакт) | Износ сплава Т15К6 по лунке; , - модуль упругости и коэффициент Пуассона; - напряжение; - коэффициент трения; и - постоянные, учитывающие характеристики шероховатости и кривой опорной поверхности; - коэффициент; - показатель кривой усталости |
| 5 | Стойкость при луночном износе: при износе по задней поверхности: | И.В.Крагельский, Е.Ф.Непомнящий, М.И.Зюльков, 1967 [22] | Усталостный (упругий контакт) | - предел прочности на разрыв при температуре зоны трения; - максимальная высота шероховатости; - скорость резания; - усадка стружки; - задний угол резца, - передний угол резца; - стойкость, мин |
| 6 |  | М.Ф.Полетика, В.А.Пушных, 1979 [31] | Адгезионный | - число циклов нагружения до удаления отрывом единичного пятна касания; - средний размер удаленной частицы по нормали поверхности контакта |

181

Продолжение табл.6.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 |  | Д.М.Гуревич, 1986 [9] | Адгезионно-усталостный | - скорость адгезионно-усталостного износа; - число циклов нагружения, которое выдерживает материал до усталостного разрушения; - частота циклов нагружения; - средняя толщина частиц износа; - отношение площади пятен фактического контакта к площади номинальной |
| 2. Механо-физико-химические процессы на контакте |  |  |  |  |
| 8 |  | Р.Х.Имангулов, 1979 [13] | Усталостно-окистительный (пластический контакт) | и - твердости твердого сплава и контробраза; и - работы выхода электрона чистых поверхностей, а и - для монолитных окислов на твердом сплаве и образце; - число свободных электронов на атом; - радиус атома; и - толщины окисных пленок, - дебаевская длина экранирования; - нормальная нагрузка |
| 9 |  | Кук и Наяк, 1966 [24] | Диффузионный (по вакансионному механизму) | - скорость износа; - предэкспонента в формуле коэффициента диффузии; - энергия активации диффузии; - расстояние между атомами; - работа, затрачиваемая на пластическую деформацию 1 моля стружки (равна твердости) |

182

Продолжение табл.6.2

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 |  | Т.Н.Лоладзе, 1958 [25] | Диффузионный износ передней поверхности | - период стойкости по передней поверхности; - площадь лунки износа; и - удельный вес твердого сплава и обрабатываемого материала; - атомный вес растворенного вещества, а - растворителя (стружки); - усадка стружки; - длина контакта по передней поверхности; - коэффициент диффузии; - концентрация диффундирующего элемента на границе раздела; - коэффициент торможения на передней поверхности |  |
|  |  |  | То же, задней поверхности | - площадка износа; - коэффициент торможения по задней поверхности; , - передний, задний угол резца соответственно |  |
| 11 | ; ; | A.Battacharyya, A.Ghosh, J.Ham, 1970 [52] | Диффузионный | - износ задней поверхности; - показатель, зависящий от типа деформации в контактной зоне; - скорость изменения нормальной нагрузки на задней поверхности по величине износа; - коэффициент взаимодействия при износе; - скорость резания; - ширина среза; - время достижения износа , ; - коэффициент износа; - твердость мягкого материала; - абсолютная температура на задней поверхности: - энергия активации |  |

183

Продолжение табл.6.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 |  | В.Г.Солоненко, 1990 [44] | Диффузионно-вакансионный | - коэффициент диффузии вакансий; - коэффициент температуропроводности материала инструмента; - заряд электрона; - валентность увелечения вакансий; - постоянная Больцмана; - термоЭДС зоны резания; - средняя температура контакта; - критерий износа (=0,22 для Р6М5; 0,16 - для Т16К6; 0,39 - для ВК8) |
| 3. Энергетические процессы в контактной зоне |  |  |  |  |
| 13 |  | Ф.Я.Якубов, 1984 [51] | Скорость изнашивания | - суммарная масса износа; - время; - суммарная энергия от всех внешних энергетических источников; - тепловая составляющая внешней энергии; - скрытая внутренняя энергия за счет работы пластических деформаций; - внутренняя энергия контактного объема до взаимодействия |
| 14 |  | Ю.Г.Кабалдин, 1990 [14] | Интенсивность изнашивания твердосплавного инструмента при резании | - высота выступающей части зерна карбида; - средний размер зерна; - частота вынужденных колебаний; - коэффициент трения; - нормальная нагрузка; и - коэффициенты, учитывающие неоднородность накопления энергии в поверхностных слоях; - сила резания; - предельная энергия разрушения зерна тугоплавкого соединения или связки при температуре испытаний; - путь трения |

184

Продолжение табл.6.2

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | , - удельная работа износа | В.Н.Ким, 1994 [16] |  | Интенсивность износа по массе | - интенсивность массового износа единичной поверхности; - плотность дисбалансной части внутренней энергии; - химический потенциал; - удельная работа износа; - коэффициент, определяющий механизм энергопереноса; - плотность дислокаций; - параметр клисталлической решетки; - энергия химической связи; - плотность материала; - площадь поверхности и объем частицы износа |
| 4. Термодинамические соотношения |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Н.А.Сафонов, 1930 [41] | Износ резца из закаленной стали |  | - стойкость, мин; - скорость резания, м/мин; - ускоряющий фактор; - масса энергии, участвующая в процессе износа; - постоянные; , где - коэффициент, характеризующий колебательное движение |
| 17 |  | И.П.Выродов, И.Ф.Мелехин, 1976 [7] | Износ (по массе) |  | - поверхность ножа; - поток массы; - температура; - время цикла; - электрохимический потенциал; - феноменологические коэффициенты Онзагера |

185

Окончание табл.6.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 |  | А.А.Рыжкин и др., 1982 [35] | Энтропийный подход к оценке интенсивности изнашивания | - температура контакта; - коэффициент теплопроводности материала инструмента; - зона действия высокого температурного градиента; - скорость трения; - критическая плотность энтропии (характеристика материала); - производство избыточной тепловой энтропии; - температура вспышки; - глубина проникновения температурной вспышки; - коэффициент температуропроводности; - путь существования единичного пятна касания |
| 19 |  | К.Г.Шучев и др., 1984 [49] | Энтропийный подход к оценке интенсивности изнашивания | - плотность объемного источника теплопоглощения; , и - коэффициенты, зависящие от материала и вида изнашивания |
| 20 |  | А.А.Рыжкин, 1982 [35] | Энтропийный подход к оценке окислительного изнашивания | - плотность тепловой энергии, накоплений в изнашиваемом материале (числитель в формуле (18)); - производство энергии от химических реакций; - химическое сродство; - скорость реакции |

Стойкость металлорежущего инструмента (точнее, путь резания ) при адгезионном износе Т.Н.Лоладзе предлагает определять по отношению твердостей инструментального и обрабатываемого материала, учитывая при этом «горячую»твердость (формула (1)). Кук и Наяк для расчета интенсивности адгезионного износа резцов предложили зависимость (2), где кроме отношения контактных напряжений к твердости более мягкого материала введен кинетический параметр, учитывающий энергию активации процесса адгезионного взаимодействия. В формуле (3) Л.Ш.Шустера интенсивность изнашивания инструмента при адгезионном износе пропорциональна отношению прочности на срез адгезионных связей к микротвердости.

Расчетные зависимости усталостной теории износа И.В.Крагельского были применены для оценки линейной интенсивности изнашивания резцов при резании Н.С.Колевым (зависимость (4)), И.М.Зюльковым (зависимость (5)), М.Ф.Полетикой и В.А.Пушных (формула (6)). Д.М.Гуревич развивает гипотезу адгезионно-усталостного износа и предлагает для оценки скорости этого вида износа зависимость (7).

Одним из первых исследований, в котором сделана попытка аналитически учесть авлияние окисления на износ при резании, является работа Р.Х.Имангулова. Положив в основу расчета изменение поверхностной энергии от окисления, учитывая адгезию и фрикционную усталость на пластическом контакте, Р.Х.Имангулов  получил формулу (8) для расчета интенсивности изнашивания твердого сплава, где параметры окисления учтены впервые физической константой состояния поверхности материала – работой выхода электрона. Необходимость экспериментального определения более десяти неизвестных параметров снижает практическую ценность зависимости (8).

Применительно к изнашиванию металлорежущих инструментов превалирующее влияние теплового фактора на диффузионные процессы учитывали Т.Н.Лоладзе (формула (10)), Кук и Наяк (зависимость (9)), А.Battacharyya, A.Ghosh и  J.Ham (формула (11)). Полученные формулы применимы для оценки изнашивания лишь в диапазоне скоростей (температур) резания, когда становится возможным протекание диффузионных процессов. К одной из последних работ следует отнести исследования В.Е.Солоненко, который предложил гипотезу износа инструмента по диффузионно-вакансионному механизму и получил соответствующую формулу (12).

Применительно к анализу процесса резания энергетические принципы были использованы Ф.Я.Якубовым, Ю.Г.Кабалдиным и В.А.Кимом. В зависимости (13) скорость изнашивания Ф.Я.Якубов оценивает как отношение плотности потока энергии контактного взаимодействия нетепловой природы к удельной свободной энергии (химическому потенциалу). В формуле (14) Ю.Г.Кабалдин в качестве предельного параметра учитывает удельную энергию разрушения . В.А.Ким интенсивность массового износа единичной поверхности при резании определяет как величину, обратно пропорциональную удельной работе износа, которая равна сумме энергетических затрат на изменения структуры материала частицы износа за счет роста плотности дислокаций и на отрыв самой частицы (зависимость (15)).

Эволюция взглядов на природу трения и износа привела научную и инженерную мысль к необходимости применять термодинамические принципы для анализа процесса изнашивания. К выводу о необходимости изучения трения и износа с позиций анализа дисспативных процессов при превращении механической энергии в другие ее виды пришел и А.Д.Дубинин [10]; им же высказана мысль и о том, что трение является термодинамически необратимым процессом.

Предложенная Б.И.Костецким физическая модель структурной приспосабливаемости при трении содержит интеграл поглощенной энергии , отнесенный к работе трения по объему

и изменение энтропии системы

.

Б.И.Костецкий показывает [20], что производство энтропии в системе компенсируется притоком отрицательной энтропии , который нивелирует изменения, вызванные в системе диффузией и химическими реакциями. Идеи Б.И.Костецкого успешно развиваются в работах Л.И.Бершадского [1].

Первым исследователем, применившим термодинамические представления к анализу износа при резании, следует считать Н.А.Сафонова. Он поставил задачу подвести теоретическую базу под экспериментальную гиперболическую зависимость «стойкость – скорость резания» для закаленного стального резца. Справедливо полагая, что закалка – явление энергетическое, Н.А.Сафонов считал [41], что закаленный инструмент обладает потенциальной энергией, которая освобождается в виде теплоты при «уничтожении» (термин Сафронова) закалки. Закаленный инструмент этот автор рассматривал как физическую систему, находящуюся в определенном состоянии, характеризуемом совокупностью всех присущих системе физических величин (температура, твердость, упругость). При изменении одной из этих величин изменится состояние всей системы, произойдет физический процесс. Потеря исходных свойств закаленной стали в процессе резания («исчезновение закалки»), по Н.А.Сафонову, происходит в результате перехода системы к более устойчивым формам микроструктуры. Этот переход является необратимым, протекает с некоторой конечной скоростью и характеризуется длительностью выделения теплоты, т.е. энтропией, изменение которой при «исчезновении закалки» совершается с конечной скоростью. Поэтому время работы резца до затупления (стойкость) отождествляется со скоростью изменения энтропии, которую Н.А.Сафонов назвал «длительностью энтропии». Решая дифференциальное уравнение затухающих колебаний, автор нашел уравнение стойкости (формула (16)).

Несмотря на то, что термодинамическая теория Н.А.Сафонова, к сожалению, не получила дальнейшего развития, ее автор впервые подошел к процессу изнашивания с позиций термодинамики необратимых процессов, а процесс «уничтожения закалки» в стали, т.е. процесс изнашивания, считал процессом рассеяния энергии, аккумулированным в закаленной стали, т.е. диспативным процессом. Скорость резания как внешний фактор определяет продолжительность рассеяния энергии инструментом из закаленной стали, т.е. его долговечность. Таким образом, Н.А.Сафонов фактически определил процесс изнашивания как необратимый процесс диссипации энергии и впервые применил понятие энтропии к расчету долговечности инструментального материала при изнашивании.

Формализм линейной термодинамики необратимых процессов для изучения износа не металлорежущего инструмента, а табакорезательных ножей применили И.П.Выродов и И.Ф.Мелехин [7]. Учитывая в уравнении производства энтропии взаимосвязанные при изнашивании табакорезательных ножей тепловые, механические и электрохимические процессы, а также цикличность процесса резания, эти авторы для уноса массы металла с лезвия ножа получили выражение (17), для пользования которым, правда, необходимо экспериментальное определение феноменологических коэффициентов Онзагера.

В Донском государственном техническом университете успешно развивается термодинамический подход к оценке интенсивности изнашивания при резании. Полагая, что доминирующую  роль в износе режущих материалов играют тепловые процессы (температура контакта, температурные градиенты как в макрообъемах, так и на микроуровне), используя понятие энтропийного критерия разрушения, на основе уровня баланса энтропии получили зависимость для оценки интенсивности изнашивания (формула (17), табл.6.2).

Вариантом этой формулы является зависимость (19), где учтено влияние объемного источника тепловыделения и температурного градиента на интенсивность изнашивания инструментального материала.                   Зависимость (20) конкретизирована для расчета интенсивности окислительного износа твердосплавных материалов; в табл.6.3 приведены результаты расчетов величины  для твердого сплава ВК8 при трении по стали СТ.35 в предположенном протекания на контакте реакции .Данные табл.6.3 показывают, что окислительные процессы увеличивают интенсивность изнашивания на 16-30%. Эти сравнительные данные по порядку величины согласуются с результатами изучения износа резцов ВК8 при точении стали 20Х на воздухе и в вакууме: износ заданных поверхностей резцов в вакууме для скоростей резания 2,5-3,5 м/с снизился на 10-14% (см. рис.6.6).

Таблица 6.3

Результаты расчета интенсивности изнашивания сплава ВК8

при трении по стали СТ.35 с учетом окисления

(нормальная нагрузка =600 Н, длина контакта

м, =11,7 мДж/м30С)

| , м/с | , 0С | , кВт/м20С | , кВт/м20С | , кВт/м20С | Интенсивность изнашивания |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | с учетом окисления |  | без учета окисления |
|  |  |  |  |  | расчет | эксперим. |  |
| 2,5 | 796 | 0,612 | 909 | 0,454 | 3,84 | 3,4 | 3,31 |
| 3,0 | 872 | 0,688 | 872 | 0,620 | 4,53 | 4,5 | 3,84 |
| 3,5 | 942 | 0,817 | 842 | 1,037 | 4,14 | 5,0 | 3,19 |

Из зависимостей (18) и (19), табл.6.2, видно, каким образом можно управлять интенсивностью изнашивания. Для снижения  необходимо термодинамические процессы при износе локализовать в тонкопленочном объекте на поверхности изнашиваемого материала (размер ) – на пленках вторичных структур, слое смазки, в тонкослойном покрытии. При этом увеличивается  и уменьшается плотность накопленной энтропии (числитель в формуле (18)). Меньше изнашиваться будет инструментальный материал, имеющий наибольшее значение критической плотности энтропии . Это подтверждается многочисленными примерами из практики повышения износостойкости и пар трения, и режущих инструментов путем их поверхностного упрочнения, легирования элементами с большими энергиями активации (например, ионное легирование, инплантация), с использованием износостойких покрытий, специальных методов термообработки и др.

Вместе с максимальной поверхностной температурой на величину  влияет gradT, определяющий степень локализации теплового поля в изнашиваемом материале к поверхности контакта и величину плотности накопленной энтропии.

С увеличением скорости трения (резания) (при определяющем виде изнашивания) величина  может уменьшаться, увеличиваться или оставаться на относительно стабильном уровне.

6.3. Износ и стойкость инструмента

6.3.1. Внешнее проявление изнашивания

Потеря массы инструментального материала на контактных площадках режущего инструмента обусловлена совокупным действием описанных выше причин износа, а в самом общем случае – работой сил трения.

Независимо от типа инструмента и группы инструментального материала износ может протекать только по задней поверхности или по задней и по передней поверхности одновременно. При износе по задней поверхности образуется фаска износа размером  с одновременным округлением режущих лезвий инструмента (рис.6.8), при этом уменьшается размер инструмента в радиальном направлении за счет радиального износа (рис.6.8, б). Из рис.6.8, б следует, что .

а)		           		           б)

Рис.6.8. Схема износа токарного резца по передней

и задней поверхности (а) и размерный износ (б)

Износ передней поверхности сопровождается образованием лунки износа, имеющий ширину , длину  и глубину , причем начало лунки отстоит от главного лезвия на величину  (рис.6.8,а). Края лунки приблизительно параллельны лезвию; ширина лунки  равна ширине стружки (срезаемого слоя) и в процессе работы по величине практически не меняется. Глубина лунки  постоянно возрастает, длина  резко увеличивается в начальный период работы резца, а затем замедляется.

Преимущественное проявление износа (по передней и задней поверхности или только по задней) определяется видом инструмента, обрабатываемым материалом, толщиной среза (подачей) и скоростью резания. При обработке пластичных материалов (сталей) износ протекает по передней и задней поверхности, при обработке хрупких материалов – в основном по задней поверхности. При низких скоростях резания и малых толщинах срезаемого слоя изнашивается задняя поверхность. С увеличением толщины среза и скорости резания, помимо задней, начинает изнашиваться и передняя поверхность, причем доля износа инструмента по передней поверхности увеличивается с ростом подачи и скорости.  Инструменты, работающие с традиционно малыми толщинами среза, изнашиваются только по задним поверхностям – алмазные резцы, сверла, развертки, метчики, протяжки. На рис.6.9 приводятся в качестве примера графики износа различных видов инструментов по данным исследований в Донском государственном техническом университете.

Кроме параметров линейного износа режущих инструментов, представленных на рис.6.9, мерой затупления может служить износ по массе, равной массе инструментального материала, удаленного с контактных площадок инструмента за время его работы. Весьма чувствительным к изменению режимов резания является относительный износ, определяемый как отношение линейного (или радиального) износа к длине пути резания:

(мм/м),                                         (6.1)

где  - износ задней поверхности, мм;  - путь резания, м.

В свою очередь путь резания  ( - стойкость инструмента) или для токарной обработки , где  - длина обработанной поверхности.

С течением времени работы инструмента (с увеличением количества обработанных деталей) износ инструмента (износ по задней поверхности , радиальный износ  или глубина лунки ) сначала резко возрастает (участок I под кривой  на рис.6.9,а), затем протекает с минимальной скоростью (участок II) и при достижении некоторого критического значения резко возрастает (участок III). Участок I кривой характеризуется как период приработки, участок II – период нормального износа и III – период катастрофического износа.

а)				 б)

в) 				г)

Рис.6.9. Износ контактных площадок режущих инструментов: а – износ передней поверхности токарных резцов из Р18 при точении без охлаждения, Ст45 (м,  м/об, 0,9 м/с); б – износ задних поверхностей пластин из Т14К8 при точении стали 10Х18Н10Т (м,  м/об, 2 м/с); 1 – точение всухую; 2 – точение с полимерсодержащей СОЖ;      в – износ метчиков М27х1,5 из 9ХС при нарезании резьбы латуни ЛС591Л (; ): 1 - ; 2 - ; г – износ сверл 5,0 из Р6М3 (кривая 1) и из Р18 (кривая 2) с вышлифованными канавками в производственных условиях при обработке Ст35 (0,125 м/с;  м/об)

Величина износа инструмента, по достижении которого скорость износа резко возрастает, называется критериальным износом или критерием затупления (на рис.6.9,а критерием затупления является глубина лунки =0,2 мм).

При резании признаками достижения инструментом критерия затупления могут служить такие показатели:

1. Изменение вида сходящей стружки. Для точения, когда есть лунка на передней поверхности, образуется мелкая дробленая стружка. При достижении критериального износа происходит уменьшение размера  (см. рис.6.8) и прорыв лунки, из-за чего резко уменьшается передний угол; стружка приобретает шпагообразный вид и сходит длинной лентой.

2. Ухудшение качества обрабатываемой поверхности из-за появления на ней налипов, задиров и частиц износа инструмента.

3. Изменение цвета сходящей стружки (с соломенно-желтого - при нормальном износе, на сиренево-фиолетовый – при катастрофическом износе).

4. Появление «блестящей полоски» на поверхности резания при катастрофическом износе быстрорежущих резцов.

5. Возникновение низкочастотных вибраций в системе СПИД из-за увеличения площадки износа по задней поверхности.

6. Снижение точности обработки (потеря размера мерного инструмента, например развертки, из-за радиального износа).

6.3.2. Стойкость инструмента

Стойкость инструмента – это его способность сохранять свое служебное назначение при работе до критериального износа. Время работы инструмента между его двумя последовательными переточками (заменами) называется периодом стойкости. Период стойкости (для краткости – стойкость) инструмента может определяться и количеством обработанных деталей.

Период стойкости инструмента зависит от его типа, свойств обрабатываемого и инструментального материала, элементов режима резания, геометрии и конструкции инструмента, вида СОТС, а также от типа оборудования (универсальные станки, автоматические линии, ГПС).

Стойкостные зависимости устанавливаются исключительно экспериментально на основе изучения износа инструмента с точением времени. Например, необходимо установить период стойкости резцов, работающих при постоянном сечении среза ( и  - const) при вариации скорости резания в пределах от  до . Через равные промежутки времени  измеряется износ по задней поверхности (рис.6.10) (практически на всех операциях механической обработки этот вид износа является превалирующим, да и измерять его проще,             чем глубину лунки износа), по данным измерений строятся графики «» для каждой из скоростей -. В качестве критерия затупления выбирается величина , и на совмещенном графике «» проводится линия равного износа . Точки ее пересечения с кривыми износа дают стойкости , соответствующие скоростям . В р

Рис.6.10. Схема для определения стойкости инструмента при вариации скорости резания

езультате оказывается, что

.                                 (6.2)

На стойкость инструмента, кроме перечисленных выше факторов, влияют и условия врезания инструмента. Как известно, фрезы, работающие в условиях прерывистого резания, в момент касания с заготовкой получают удар. Поэтому стойкость торцевых фрез будет зависеть от установки инструмента относительно детали, определяемой размером  (рис.6.11). В положении I зуб фрезы начинает работать с меньшей толщиной среза , чем в положении II , и поэтому обычно рекомендуется принимать  ( мм/зуб) и , если  мм/зуб.

Рис.6.11. Врезание зуба фрезы

в заготовку

Как показал Н.Н.Зорев [12], при торцевом фрезеровании с прямыми срезами чугуна, а также углеродистых и малолегированных сталей стойкость фрез оказывается большей, когда врезание осуществляется с минимальной толщиной среза (положение I заготовки на рис.6.11). Для нержавеющих и жаропрочных сталей преимущество по стойкости имеет такой способ расположения торцевой фрезы по отношению к заготовке, когда минимальная толщина среза будет на выходе зуба.

Рис.6.12. Влияние смещения на стойкость зуба торцевой фрезы (срезы обратные)

Для торцевых фрез с геометрией резца В.А.Колесова, работающих с обратными срезами ( до 4 мм/зуб), необходимо заготовку смещать в сторону попутного фрезерования для уменьшения на выходе толщины среза (опыты А.А. Мальсагова [39]). При обработке Ст.5 однозубой фрезой =140 мм наименьшая температура резания и максимальная стойкость зафиксированы при =10-25 мм (ширина заготовки =65 мм) (рис.6.12). При смещении заготовки в сторону попутного фрезерования на выходе снижается температура резания по сравнению с температурой, соотвествующей наибольшему сечению среза, что снижает эффект «температурного шока» и вероятность появления трещин в твердом сплаве, так как зуб резко охлаждается при холостом ходе. Поэтому следует выбирать такое положение заготовки, чтобы на выходе зуба наблюдалось минимальное сечение среза. Однако нулевое сечение среза на выходе приводит к проскальзыванию зуба, что повышает температуру резания и снижают стойкость.

Каким следует выбирать период стойкости режущего инструмента? В самом общем случае стойкость и соответствующие ей элементы режима резания должны быть такими, чтобы обеспечить максимальную производительность данной операции механической обработки при ее минимальной себестоимости, обеспечивая заданное качество обработки – точность размеров и шероховатость поверхности.

Найдем экономический период стойкости (сменности) инструмента, которому соответствует наименьшая себестоимость.

За период стойкости стоимость обработки  деталей

,       (6.3)

где  - машинное время операции, мин;  - зарплата рабочего с начислениями, руб/мин;  - затраты на эксплуатацию станка, руб/мин;  - вспомогательное время;  - время смены инструмента;  - себестоимость инструмента за период стойкости, руб/шт.

Обозначив  - стоимость станкоминуты – и разделив правую и левую части выражения (6.3) на , получим затраты на одну деталь:

.                   (6.4)

Выразим   и  через период стойкости .

При точении

,                     (6.5)

где  - из зависимости (6.2);  - показатель относительной стойкости (величина, меньшая единицы);  - число проходов;  - припуск на обработку;  - глубина резания;  - путь, пройденный инструментом;  - скорость резания;  - подача.

Но , поэтому после подстановки вместо  из (6.4) получим

.                                      (6.6)

С учетом (6.5) и (6.6) выражение (6.4) примет вид

(6.7)

Найдем значение периода стойкости , при котором  было бы минимальным. Для этого найдем производную выражения (6.7) по  и приравняем ее нулю:

,

или

.

Так как , то

;	.

Откуда

.                                     (6.8)

Подставлив вместо  его значение, получим

.                                 (6.9)

Зависимость (6.9) получена для одноинструментальной обработки и при условии, что  зависит только от скорости резания. Из (6.9) следует, что на снижение стойкости больше влияет повышение скорости резания (через показатель относительной стойкости , зависимость (6.2)). Чем меньше , дороже и сложнее инструмент (), тем большим должен быть экономиический период стойкости .

Для обеспечения максимальной производительности рабочего места обработку необходимо вести на скоростях резания больших, чем , т.е. . Для определения периода стойкости  пренебрегают затратами на эксплуатацию инструмента за период стойкости, т.е. в (6.9) =0. Тогда

.                                     (6.10)

Так как , то .

В нормативах по режимам резания одноинструментной обработки даются экономические периоды стойкости. Так, для токарных резцов =80-60 мин. В табл.6.4-6.6 приводятся значения  для осевых инструментов, фрез и резьбовых инструментов.

Для станков с многоинструментальными наладками (токарные автоматы и полуавтоматы, агрегатные станки, ГПМ, обрабатывающие центры и др.) периоды стойкости инструмента выбираются бóльшими, чем для одноинструментной обработки, при этом несколько снижаются скорости резания.

На автоматических линиях, когда в работе участвует одновременно большое количество разнотипных инструментов, периоды стойкости (сменности) выбираются по лимитирующей позиции и равными времени рабочей полусмены или смены (4 или 8 часов). Гибкие модули и производственные системы, управляемые от ЭВМ, при весьма высокой стоимости оборудования с целью уменьшения срока его окупаемости работают с максимально высокими скоростями резания, при этом стойкость таких инструментов, как твердосплавные токарные резцы и фрезы, может не превышать 10 мин.

Таблица 6.4

Средние значения периодов стойкости сверл, зенкеров и разверток

| Инст-румент | Операция | Обработка материала | Материал режущей части | Стойкость Т, мин, при диаметре инструмента, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до 5 | 6-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-80 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Сверла | Сверление и рассверливание | Конструкцион., углерод. и легир. сталь | Быстрореж. сталь | 15 | 25 | 45 | 50 | 70 | 90 | 110 | - |
|  |  |  | Твердый сплав | 8 | 15 | 20 | 25 | 35 | 45 | - | - |
|  |  | Коррозион. стойкая сталь | Быстрореж. сталь | 6 | 8 | 15 | 25 | - | - | - | - |
|  |  | Серый и ковкий чугун, медные и алюмин. сплавы | Быстрореж. сталь | 20 | 35 | 60 | 75 | 105 | 140 | 150 | - |
|  |  |  | Твердый сплав | 15 | 25 | 45 | 50 | 70 | 90 | - | - |
| Зенкеры | Зенкерование | Сталь и чугун | Быстрореж. сталь и твердый сплав | - | - | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |

Окончание табл.6.4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Развертки | Разверты-вание | Конструкцион., углеродист. и легиров. сталь | Быстрореж. сталь | - | 25 | 40 | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 |
|  |  |  | Твердый сплав | - | 20 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 140 |
|  |  | Серый и ковкий чугун | Быстрореж. сталь | - | - | 60 | 120 | 120 | 180 | 180 | 180 |
|  |  |  | Твердый сплав | - | - | 45 | 75 | 105 | 135 | 165 | 210 |

Таблица 6.5

Средние значения периода стойкости фрез

| Тип фрезы | Стойкость Т, мин, при диаметре фрезы, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 25 |  | 40 |  | 60 |  | 75 |  | 90 |  | 110 |  | 150 |  | 200 |  | 250 |  | 300 |  | 400 |
| Торцевые | - |  |  | 120 |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  | 300 |  | 400 |
| Цилиндрические, цельные с крупным зубом и со вставными ножами | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  | 240 |  | - |  |  |  |  |
| Цилиндрические, цельные с мелким зубом | - |  |  |  | 120 |  |  |  | 180 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дисковые | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | 150 |  | 180 |  | 240 |  | - |  |
| Концевые | 80 |  | 90 |  | 120 |  | 180 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прорезные и отрезные | - |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  | 75 |  | 120 |  |  |  | 150 |  | - |  |  |  |
| Фасонные и угловые | - |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 6.6

Средние значения стойкости резьбовых инструментов

| Инструмент, вид обработки | Обрабатываемый материал | Материал режущей части | Среднее значение периода стойкости Т, мин |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Резцы, резьба крепежная | Сталь конструкционная углеродистая, =750МПа | Т15К6 Р6М5 | 70 80 |
| Резцы, резьба трапециевидная |  | Р6М5 | 70 |
| Вихревое нарезание крепежной и трапециевидной резьбы |  | Т15К6 | 80 |
| Метчики всех типов |  | Р6М5 | 90 |
| Плашки, резьбанарезные головки |  | 9ХС У12А Р6М5 | 90 |
| Гребенчатые фрезы |  | Р6М5 | 120 |

Окончание табл.6.6

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Резцы, резьба крепежная | Серый чугун НВ190 | ВК6 | 70 |
| Фрезы гребенчатые |  | Р6М5 | 200 |
| Фрезы гребенчатые | Ковкий чугун НВ150 | Р6М5 | 200 |
| Метчики гаечные | Силумин | Р6М5 | 90 |

6.4. Стойкость инструмента

и допускаемая скорость резания

6.4.1. Понятие допускаемой скорости резания

Скорость резания является основным фактором, существенно влияющим на производительность станочных операций. При рассмотрении геометрии резцов мы вводили понятие скорости вращения, являющейся чисто кинематической величиной и определяли ее по формуле , м/мин.

Под допускаемой скоростью резания понимается физическая величина, определяемая физико-механическими свойствами инструментального и обрабатываемого материала, геометрией инструмента, размерами среза, температурой резания и т.д.

При данной скорости резания с течением времени инструмент настолько изнашивается по задней и передней поверхности, что перестает давать заданную точность обработки и требуемую шероховатость поверхности.

Скорость резания нельзя назначать без учета конкретных условий обработки, так как при ее увеличении резко возрастает интенсивность износа инструмента, а значит, и снизится его стойкость. Это вызовет частые переточки инструмента, увеличение затрат на заточку.

Таким образом, скоростью резания называют такую скорость, которая допускается режущим инструментом, обрабатываемым материалом, геометрией инструмента, размерами среза и другими факторами при периоде стойкости, отвечающем заданной величине износа инструмента.

Чем большую скорость резания допускает инструмент при одной и той же стойкости, тем выше его режущие свойства, тем он более производителен.

6.4.2. Влияние различных факторов

на скорость резания при точении

На скорость резания, допускаемую режущим инструментом, влияют следующие основные факторы:

1. Стойкость резца.

2. Глубина резания и подача.

3. Геометрические параметры резцов.

4. Размеры тела резца.

5. Марка инструментального материала.

6. Качество обрабатываемого материала (физико-механические свойства, химический состав, структура, наличие литейной корки и т.д.).

7. СОТС и способы их подачи в зону резания.

8. Вид обработки.

9. Форма передней поверхности и форма режущих лезвий.

10. Величина износа резцов.

Из перечисленного следует, что скорость резания зависит от многих факторов, и из-за этого получить функциональную зависимость для расчета скорости резания затруднительно. Поэтому для практических целей находится экспериментальное уравнение для определенных условий резания; влияние же других факторов учитывается соответствующими поправочными коэффициентами аналогично тому, как это делалось в формулах для усилий резания.

Рассмотрим влияние на допускаемую скорость резания (в дальнейшем - скорость резания) отдельных факторов.

Зависимость между стойкостью инструмента

и скоростью резания

Рис.6.13. Вид зависимости «» для разных инструментальных

и обрабатываемых материалов

Связь между скоростью резания и стойкостью инструмента, найденная из стойкостных опытов при неизменном сечении срезаемого слоя, для точения сталей всех групп инструментами из быстрорежущих сталей и однокарбидных твердых сплавов при точении чугуна на операциях обработки отверстий выражается кривой гиперболического типа (рис.6.13, кривая 1). Связь между  и для резания твердосплавными резцами при обработке углеродистых конструкционных, легированных сталей, нержавеющих и жаропрочных сталей и сплавов выражается более сложной зависимостью, имеющей, как правило, минимум и максимум (рис.6.13, кривая 2). Кривая 1 и участок III кривой 2 в декартовых координатах аппроксимируются функцией вида

.                                       (6.11)

На практике такой зависимостью пользоваться неудобно и ее выпрямляют, представляя в двойных логарифмических координатах. В самом деле, если прологарифмировать (6.11), то получим

или  .

Получили уравнение прямой линии, тангенс угла наклона которой  к оси абсцисс есть величина , обратная показателю относительной стойкости, а  - отрезок, отсекаемый прямой от оси .

На рис.6.14 представлена в качестве примера зависимость «» для сверления жаропрочной стали 10Х18Н10Т.

, м/мин

Рис.6.14. Стойкость сверл в зависимости от скорости резания при сверлении сквозных отверстий в стали 12Х18Н10Т.               Диаметр сверл 5,5 мм; Р18,          охлаждение – 10%-ная эмульсия, ; ; =0,1310-3 м/об

Из зависимости (6.11) получается соотношение (6.2):

;  ; ,

где  - показатель относительной стойкости;  - постоянная, характеризующая вид обработки, зависит от инструментального и обрабатываемого материала, сечения срезаемого слоя, вида СОТС, геометрии и конструкции инструмента и других факторов.

Показатель относительной стойкости  характеризует степень изменения скорости резания с изменением стойкости инструмента и является в принципе статистической характеристикой этого влияния. С повышением износостойкости инструментального материала (для одного вида обработки) величина  увеличивается. Так, по справочным данным, для проходных, подрезных и расточных резцов из быстрорежущих сталей при обработке с охлаждением сталей, стального литья и ковкого чугуна =0,125; для твердосплавных резцов - =0,25-0,3, а для минералокерамических резцов и из керметов =0,3-0,4. Например, для сверл из быстрорежущей стали Р18 (обработка жаропрочной стали 12Х18Н10Т) =0,19; для монолитных сверл из ВК15М при сверлении стали 12Х18Н10Т =0,34, а для сверл с коронками твердого сплава ВК6М (обработка титанового сплава ВТ3) величина  равна 0,36.

С изменением скорости резания в достаточно широких пределах для твердосплавного инструмента зависимость  может быть выражена немонотонной кривой (см. линия 2, рис.6.13). Значения скоростей резания  и , соответствующие минимуму и максимуму стойкости, зависят как от вида механической обработки, так и характеристик материала заготовки. Для точения незакаленных сталей средней твердости твердым сплавом 30 м/мин, 90 м/мин; для закаленной стали 10 м/мин, 20 м/мин. Физические причины уменьшения стойкости на участке I (см. рис.6.13), а затем ее увеличение в диапазоне скоростей  (участок II) до конца не выяснены. По одной из гипотез, в зоне I проявляется адгезионный вид изнашивания, влияние которого усиливается при скорости , когда при температуре резания (300-3500С) максимально проявляется описанные выше явления схватывания. При дальнейшем увеличении (температуры) резания (зона II) стойкость растет из-за повышения ударной вязкости твердого сплава (интервал температур 600-8000).

В зоне III высоких скоростей (температур) преимущественно проявляется диффузионный и окислительный вид изнашивания. Очевидно, зона III является зоной рационального использования (по производительности) твердосплавного инструмента.

Влияние глубины резания и подачи

С увеличением глубины резания и подачи возрастают силы резания и при прочих равных условиях растет количество тепла, выделяющегося в зоне резания. В результате износ инструмента будет протекать более интенсивно, что видно из уравнения износа (по А.М.Даниеляну):

, мм,                             (6.12)

действительного для точения резцами из Р18 хромоникелевой стали. Поэтому с увеличением  и  стойкость будет снижаться, а при постоянной стойкости резец будет допускать меньшую скорость резания. Зависимость между скоростью резания и размерами среза (при постоянной стойкости) можно выразить следующей формулой:

,                                     (6.13)

где  - постоянная, зависящая от обрабатываемого материала, материала инструмента, его геометрии и других условий, в частности, стойкости;  и  - показатели степеней при  и .

В зависимости от соотношения между  и  показатели  и  будут иметь различную величину. При обычном резании (прямые срезы)  <, так как подача оказывает большее влияние на температуру и на износ инструмента.

При  обычная конфигурация стружки (параллелограмм) поворачивается на 900. Такие срезы будут обратными, и в этом случае >. Это изменение в показателя степеней при  и  можно объяснить тем, что обратные срезы становятся широкими в направлении подачи и тонкими в направлении глубины резания, и наибольший теплоотвод будет пропорциональным подаче, а не глубине резания, а количество деформаций в направлении подачи будет уменьшаться, а в направлении глубины резания – увеличиваться.

Вследствие этого увеличение подачи будет способствовать снижению скорости резания в меньшей степени, чем глубины, а поэтому и <.

Для обработки стали резцом Т15К6 , если , и , если .

Остальные факторы, влияющие на скорость резания, учитываются или постоянной , или поправочным коэффициентом, как для усилий резания.

Формула скорости резания для точения имеет вид

, м/мин,                           (6.14)

где  - постоянная, зависящая от условий обработки;  - стойкость инструмента, мин;  - глубина резания, мм;  - подача, мм/об;  - показатель относительной стойкости;  - общий поправочный коэффициент, равный произведению частных поправочных коэффициентов:

.(6.14а)

Рассмотрим влияние на допускаемую скорость резания (стойкость) каждого фактора в формуле (6.14а).

Влияние свойств обрабатываемого материала учитывается четырьмя коэффициентами:  и .

- коэффициент, учитывающий влияние твердости (прочности) обрабатываемого материала.  - для стали и для =75 кг/мм2 ; коэффициенты  для серого и ковкого чугуна соответственно равны:  и  .

Коэффициент  учитывает группу обрабатываемого материала, так как стали с одинаковым , но с разным химическим составом допускают разную скорость резания. Для разных групп сталей  имеет следующие значения: автоматные стали - =1,2; углеродистые стали - =1; хромистые - =1,1; марганцовистые - =0,9; хромистые и вольфрамовые стали - =0,75.

Коэффициент  учитывает состояние обрабатываемого материала (горячекатаный, холоднотянутый, отожженный); =1 – для горячекатаного нормализованного или термообработанного (закалка с высоким отпуском) материала; =0,9 – для отожженного; =0,8 – для улучшенного и =1,1 – для холоднотянутого материала.

Коэффициент  учитывает состояние поверхностного слоя обрабатываемого материала и равен единице, если материал не имеет окалины или корки.

- учитывает группу и марку инструментального режущего материала. В нормативах по режимам резания обычно этот коэффициент принимается равным единице для базовых материалов: ВК8 (однокарбидные сплавы), Т15К6 (двухкарбидные сплавы), Р6М5 (группа быстрорежущих сталей). С повышением износостойкости инструментального материала (в каждой группе) он будет допускать большую скорость резания, и поэтому >1.

- коэффициент, учитывающий влияние главного угла в плане на скорость резания, =1 при . С уменьшением  до 100 допускаемая скорость резания увеличивается, минимальную стойкость и допускаемую скорость резания будут иметь резцы с .

учитывает влияние вспомогательного угла в плане . =1 при . Если , стойкость и скорость резания снижаются, так как вспомогательное лезвие принимает большое участие в работе, вызывая большее тепловыделение и износ резца. Если , стойкость также снижается, так как уменьшается объем головки резца и теплоотвод в инструмент.

учитывает влияние радиуса при вершине резца. Для быстрорежущих резцов =1, если =2 мм. С возрастанием  стойкость (скорость) возрастает, поэтому =1,13, если =5 мм. С другой стороны, =0,94, если =1 мм.

Влияние размера поперечного сечения резца на допускаемую скорость резания может учитываться коэффициентом , если =20х30 мм, коэффициент =1. С увеличением  возрастает виброустойчивость инструмента, объем теплоотвода, поэтому и стойкость, и допускаемая скорость резания увеличивается (>1).

учитывает влияние износа на скорость резания. Чем больше допустимый износ, тем большую скорость резания можно назначить для резца. Так, для твердосплавных резцов при точении сырой стали =1, если =0,8-1 мм, и =1,33, если =1,5-2 мм.

- учитывает влияние формы передней поверхности резца на скорость резания: =1 – для инструментов с отрицательной фаской на передней поверхности и =1,05 – для плоской отрицательной передней поверхности.

Смазочно-охлаждающие технологические средства (СОТС), в том числе и СОЖ, снижая силы трения на контактных площадках инструмента и интенсивно отводя тепло в среду, существенно влияют на износ, стойкость инструмента и допускаемую скорость резания. При этом эффективность СОТС зависит не только от ее состава, состояния, но и способа подачи в зону резания. Обычно для токарных работ коэффициент , учитывающий влияние СОТС на допускаемую скорость резания, принимается равным единице, если резание осуществляется без СОТС, т.е. всухую. Применение любого сорта СОТС повышает стойкость, и поэтому >1; например, если СОЖ охладить до +20, то скорость резания может быть повышена до 45% (=1,4-1,45). Весьма эффективно охлаждение СОЖ распыленной струей сжатого воздуха; для быстрорежущих и твердосплавных резцов стойкость в 1,5-3 раза выше, чем при обычном охлаждении поливом, и до 6 раз выше, чем при резании всухую.

При точении может быть учтено влияние на допускаемую скорость резания и вида токарной обработки. Если для наружного точения =1, то для расточки он принимается равным 0,9, для поперечной обработки – 1,25-1,05.

6.4.3. Формулы допускаемой скорости резания

для других видов обработки

Скорость резания при сверлении, как и при точении, зависит от ряда факторов и определяется по формуле

, м/мин.                            (6.15)

Характерной особенностью формулы являетя то, что диаметр, определяющий глубину резания, находится в числителе. Казалось бы, что с увеличением  за счет увеличения  скорость должна снижаться. Но, с другой стороны, с увеличением  улучшается теплоотвод в тело сверла, увеличивается объем стружечных канавок, благодаря чему улучшается отвод стружки и подвод СОЖ в зону резания; с увеличением  повышается прочность и жесткость сверла, вследствие чего снижается его износ и увеличивается стойкость.

Поправочный коэффициент , как и для точения, увеличивает влияние механических характеристик материала заготовки (), геометрических параметров сверла, материала режущей части (=2-3 – для твердых сплавов ВК8 и Т15К6, =0,65 – для инструментальных легированных сталей); глубину сверления (=1, если глубина сверления меньше трех диаметров сверла), охлаждение (=1 без охлаждения и =1,4-1,45 – для сверла с внутренним охлаждением).

Для сверления углеродистой стали с =75 кг/мм2 быстрорежущими сверлами  м/мин. По нашим данным, для обработки в жаропрочной стали 12Х18Н10Т сквозных отверстий глубиной до 5,5 сверлами диаметром 4-6 мм из Р18 формула скорости резания имеет вид  и действительна в диапазоне скоростей =4-13 м/мин и подач =(0,058-0,125)10-3 м/об с охлаждением 15%-ной эмульсией. Для монолитных твердосплавных сверл диаметром 3,2-5,0 мм из сплава ВК15М при обработке с охлаждением 15%-ной эмульсией глухих отверстий глубиной до  в стали 12Х18Н10Т формула скорости резания имеет вид , которая применима в диапазоне скоростей =9,5-28,7 м/мин и подач =0,033-0,058 мм/об. На основании стойкостных испытаний сверл диаметром 6,0 мм с коронками твердого сплава ВК6М при сверлении в титановом сплаве ВТ3 отверстий глубиной  с охлаждением 10%-ной эмульсией были получены формулы скорости резания, действительные для скоростей в диапазоне 3,7-21 м/мин и двух диапазонов подач:  - для =0,03-0,058 мм/об и  - для  =0,058-0,09 мм/об.

Скорость резания при зенкеровании и развертывании рассчитывается по эмпирической зависимости, которая от аналогичной для сверления отличается наличием в знаменателе формулы глубины резания в степени :

, м/мин .                                  (6.16)

Скорость резания при нарезании резьбы метчиком различных типов можно определить по формуле

, м/мин,                                      (6.17)

где  - шаг, а  - средний диаметр резьбы. Поправочным коэффициентом  учитывается материал метчика, его геометрия и условие охлаждения. Эта формула по структуре совпадает с зависимостью для сверления, так как шаг резьбы эквивалентен подаче. С увеличением шага  возрастает высота профиля резьбы, из-за чего при постоянном угле заборного конуса метчика увеличивается толщина срезаемого слоя. Это приведет к снижению стойкости и допускаемой скорости резания.

Скорость резания при протягивании определяется по формуле

, м/мин,                                 (6.18)

в которой главным фактором является стойкость и подача на зуб (толщина среза). Значения постоянных и показателей степеней в этой формуле зависят от типа протяжки (круглые, шлицевые, шпоночные) и обрабатываемого материала. Поправочный коэффициент  учитывает материал протяжки (=1 – для Р18, =0,72 – для стали ХВГ), вид охлаждения (=1, охлаждение сульфофрезолом).

Формула скорости резания при фрезеровании может быть получена на основании закономерностей процесса точения с учетом действительного числа одновременно работающих зубьев и угла наклона зубьев фрезы .

Зависимость между допускаемой скоростью резания и размерами среза для точения можно представить в виде

,                                         (6.19)

где  - ширина, а  - толщина среза.

Определим  и  применительно к условиям равномерного фрезерования. При вращении фрезы число полных зубьев и их суммарная длина остаются величинами постоянными. Суммарная ширина срезаемого слоя всеми зубьями, одновременно находящимися в работе, равна (рис.6.15):

.                 (6.20)

Здесь  - ширина слоя, срезаемого одним полным зубом;  - дополнительное число зубьев, участвующих в работе, за счет угла .

| Рис.6.15. К определению суммарной ширины среза для фрезерования | Рис.6.16. Средняя толщина среза при фрезеровании |
| --- | --- |

Так как толщина среза измеряется от 0 до , определяем среднее значение толщины среза, соответствующее половине угла контакта (рис.6.16):

.             (6.21)

Если выражения для  и  подставить в (6.19), получим

.                            (6.22)

Необходимо определить . Разложив  в ряд:

; 	;	,

вводя в выражение (6.22)  и стойкость, получим

.

Если учесть измененные условия работы коэффициентом , то

.

Полагая , получим формулу, действительную и для прямозубой фрезы. Окончательно будем иметь

.                          (6.23)

Из элементов режима резания при фрезеровании наибольшее влияние на скорость оказывает , затем  и . С увеличением  возрастает число одновременно работающих зубьев, поэтому  снижается. Для торцевых фрез, когда шаг большой, число зубьев практически не влияет на скорость, и в формуле  отсутствует.

Как видно из (6.23), с увеличением диаметра фрезы  допускаемая скорость резания, а значит, и стойкость фрезы возрастает, так как:

1) уменьшается число одновременно работающих зубьев из-за увеличения окружного шага;

2) улучшается теплоотвод и снижаются вибрации из-за увеличенной массы корпуса;

3) снижается толщина среза () и уменьшается удельная нагрузка на лезвие зуба.

В табл.6.7 даны значения постоянных, показателей степеней и поправочных коэффициентов в формулах для расчета скоростей резания для некоторых операций механической обработки.

Таблица 6.7

Значения постоянных и показателей степеней в формулах скорости

резания для различных операций механической обработки

| Обрабатываемый материал | Вид обработки | Материал режущей части инструмента | Подача | Коэффициент и показатели степени |  |  |  |  |  |  | Охлаж-дение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| Токарная обработка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конструкционная углеродистая сталь , =750 МПа | Наружное продольное точение | Т15К6 | 0,310-3 мм/об; =(0,3-0,7)10-3 мм/об | 420 350 |  | 0,15 |  | 0,20 0,35 |  | 0,20 | без охл. без охл. |
|  | Отрезка | Т5К10 | - | 47 |  | - |  | 0,80 |  | 020 | без охл. |
|  | Нарезание резьбы | Т15К6 Р6М5 | 2 мм | 244 14,8 |  | 0,23 0,70 |  | 0,30 0,30 |  | 0,20 0,11 | без охл. с охл. |
| Жаропрочная сталь 12Х18Н10Т , =600 МПа | Наружное продольное точение | Т15К6, Т5К10 ВК6М, ВК8 | 0,2 | 580 150 |  | 0,15 0,15 |  | 0,45 0,45 |  | 0,35 0,25 | без охл. без охл. |
| Серый чугун, НВ190 | Наружное продольное точение | ВК6 | 0,40 | 292 |  | 0,15 |  | 0,20 |  | 0,20 | без охл. |
|  | Отрезка | ВК6 | - | 68,5 |  | - |  | 0,40 |  | 0,20 | без охл. |
|  | Нарезание резьбы | ВК6 | - | 83 |  | 0,95 |  | - |  | 0,33 | без охл. |
| Ковкий чугун, НВ150 | Наружное продольное точение | ВК8 | 0,40 | 317 |  | 0,15 |  | 0,20 |  | 0,20 | без охл. |
|  | Отрезка | ВК6 | - | 86 |  | - |  | 0,4 |  | 0,20 | без охл. |

Продолжение табл.6.7

| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Медные сплавы, НВ100-190 |  | Наружное продольное точение |  | Р18 | 0,20 0,20 |  | 270 182 |  | 0,12 |  | 0,25 0,30 |  | 0,23 |  | без охл. |
| Силумин, литейные алюминиевые сплавы, =100-120 МПа |  | Наружное продольное точение |  | Р18 | 0,20 0,20 |  | 485 328 |  | 0,12 |  | 0,25 0,50 |  | 0,28 |  | без охл. |
| Обработка отверстий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обрабатываемый материал | Вид обработки |  | Материал режущей части |  | Подача | Коэффициент и показатели степени |  |  |  |  |  |  |  |  | Охлаж-дение |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
| Конструкционная углеродистая сталь, =750 МПа | Сверление |  | Р6М5 |  | 0,2 0,2 | 7,0 9,8 |  | 0,40 |  | - |  | 0,70 0,50 |  | 0,20 | с охл. |
| Жаропрочная сталь 12Х18Н10Т |  |  | Р9К5 |  |  | 0,80 |  | 0,75 |  | - |  | 0,85 |  | 0,25 | с охл. |
| Серый чугун, НВ190 |  |  | Р6М5 ВК8 |  | >0,3 | 17,1 34,2 |  | 0,25 0,45 |  | - - |  | 0,40 0,30 |  | 0,125 0,20 | без охл. |
| Ковкий чугун, НВ150 |  |  | Р6М5 ВК8 |  | >0,3 - | 21,8 25,3 |  |  |  | - |  | 0,55 0,40 |  | 0,125 | с охл. |
| Конструкционная углеродистая сталь, =780 МПа | Рассверливание |  | Р6М5 ВК8 |  | - - | 16,2 10,8 |  | 0,4 0,6 |  | 0,2 |  | 0,5 0,3 |  | 0,2 0,25 | с охл. |
|  | Зенкерование |  | Р6М5 ВК8 |  | - - | 16,3 18,0 |  | 0,3 0,6 |  |  |  | 0,5 0,3 |  | 0,3 0,25 | с охл. |
|  | Развертывание |  | Р6М5 ВК8 |  | - - | 10,5 100,6 |  | 0,3 0,3 |  | 0,2 0 |  | 0,65 0,65 |  | 0,4 | с охл. |
| Конструкционная закаленная сталь, HRC 49054 | Зенкерование Развертывание |  | Т15К6 |  | - | 10,0 14,0 |  | 0,6 0,4 |  | 0,3 0,75 |  | 0,6 1,05 |  | 0,45 0,85 | с охл. |
| Серый чугун, НВ190 | Рассверливание Зенкерование Развертывание |  | ВК8 |  | - | 56,9 105,0 109,0 |  | 0,5 0,4 0,2 |  | 0,15 0,15 0 |  | 0,45 0,45 0,5 |  | 0,4 0,4 0,45 | без охл. |

Продолжение табл.6.7

| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ковкий чугун, НВ150 |  | Рассверливание Зенкерование Развертывание |  |  | - |  | 77,4 143 148 |  | 0,5 0,4 0,2 |  | 0,15 0,15 0 |  | 0,45 0,45 0,5 |  | 0,4 0,4 0,45 |  |  | с охл. |  |
| Фрезерование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип фрезы | Вид обработки |  |  | Материал режущей части |  | Подача | Коэффициент и показатели степени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ох-лаж-дение |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |
| Обработка конструкционной углеродистой стали, =750 МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Торцевые | Фрезерование плоскостей |  |  | Т15К6 |  | - | 332 | 0,2 |  | 0,1 |  | 0,4 |  | 0,2 |  | 0 | 0,2 |  | без. охл. |
| Цилиндрические |  |  |  | Р6М5 |  | >0,1 | 35,4 | 0,45 |  | 0,3 |  | 0,4 |  | 0,1 |  | 0,1 | 0,33 |  | с охл. |
| Дисковые со вставными ножами | Фрезерование плоскостей, уступов и пазов |  |  | Р6М5 |  | >0,1 | 48,5 | 0,25 |  | 0,3 |  | 0,4 |  | 0,1 |  | 0,1 | 0,2 |  | с охл. |
| Дисковые цельные |  |  |  | Р6М5 |  | - | 68,5 | 0,25 |  | 0,3 |  | 0,2 |  | 0,1 |  | 0,1 | 0,2 |  | с охл. |
| Концевые цельные |  |  |  | Р6М5 |  | - | 46,7 | 0,45 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,1 |  | 0,1 | 0,33 |  | с охл. |
| Шпоночные |  |  |  | Р6М5 |  | - | 12 | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,25 |  | 0 |  | 0 | 0,26 |  | с охл. |
| Обработка жаропрочной стали 12Х18Н10Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Торцевые | Фрезерование плоскостей, уступов |  |  | ВК8 |  | - | 108 | 0,2 |  | 0,06 |  | 0,3 |  | 0,2 |  | 0 | 0,32 |  | без охл. |
| Цилиндрические |  |  |  | Р6М5 |  | - | 44,0 | 0,29 |  | 0,3 |  | 0,34 |  | 0,1 |  | 0,1 | 0,24 |  | с охл. |
| Концевые |  |  |  | Р6М5 |  | - | 22,5 | 0,35 |  | 0,21 |  | 0,48 |  | 0,03 |  | 0,1 | 0,27 |  | с охл. |
| Обработка серого чугуна, НВ 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Торцевые | Фрезерование плоскостей |  |  | ВК6 |  | - | 445 | 0,2 |  | 0,15 |  | 0,35 |  | 0,2 |  | 0 | 0,32 |  | без охл. |
| Цилиндрические |  |  |  | ВК6 |  | >0,2 | 588 | 0,37 |  | 0,13 |  | 0,47 |  | 0,23 |  | 0,14 | 0,42 |  | без охл. |
| Отрезные |  |  |  | Р6М5 |  | - | 30 | 0,2 |  | 0,5 |  | 0,4 |  | 0,2 |  | 0,1 | 0,15 |  | без охл. |

Окончание табл.6.7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обработка медных сплавов, НВ 100-140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цилиндрические | Фрезерование плоскостей, уступов | Р6М5 | >0,1 | 74,3 | 0,45 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,33 | без охл. |
| Концевые |  | Р6М5 | - | 103 | 0,45 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,33 | без охл. |

6.4.4. О методике нахождения формул

для расчета скорости резания

Рассмотренные выше зависимости для определения допускаемых скоростей резания получены так называемым классическим методом на основе результатов стойкостных исследований данного вида инструмента и получения частных зависимостей вида (на примере точения):

( и  постоянны),

( и  постоянны),                             (6.24)

( и  постоянны).

При этом обрабатываемый и инструментальный материалы, геометрические факторы инструмента, охлаждение и другие параметры не изменяются. Выбирается критерий затупления, строятся графики «износ – время работы», проводится линия равного износа и по каждой серии опытов находятся стойкости, соотвествтующие изменяемому параметру (см. рис.6.10). Зависимости , ,  и другие, т.е. постоянные и показатели в (6.24), находятся графически или методом наименьших квадратов. Частные соотношения типа (6.24) объединяют в общую зависимость

(6.25)

и находят величину . Решая (6.25) относительно скорости резания, получают

или .

В связи с применением в последнее время в практике металлообработки обрабатываемых и инструментальных материалов, созданием и усовершенствованием конструкций режущих инструментов и станков появились и новые, ранее не использовавшиеся комбинации элементов режима резания. В этих условиях нахождение экспериментальных формул скорости резания классическим методом затруднительно из-за большого числа экспериментов, высокой стоимости инструментальных и обрабатываемых материалов и поэтому наиболее приемлем температурный метод. В его основу положена зависимость температуры от элементов режима резания:

,                                     (6.26)

а полученные формулы скорости резания сводятся у установлению зависимости между температурой и стойкостью инструмента. Температура, соответствующая выбранному периоду стойкости, находится из износостойких опытов, проводимых при определенных комбинациях глубины резания и подачи.

Получим формулы скоростей резания для сверления и торцевого фрезерования с большими подачами, а общую методику нахождения формул покажем на примере установления зависимости  для сверления.

Применительно к сверлению формула температуры резания (измерялась методом естественной температуры) имеет вид

(6.27)

и действительна при сверлении жаропрочной стали марки 12Х18Н10Т сверлами =2,5-6,0 мм из Р18 с охлаждением 15%-ной эмульсией и в диапазоне подач =0,04=0,12510-3 м/об и скоростей =3-17 м/мин.

Для нахождения периода стойкости, которому соответствует зависимость (6.27), проводятся стойкостные опыты. Принимая периоды стойкости =5, 10, 20 и 60 мин, для сверл диаметрами 4,5, 5 и 6 мм определяем соотвествующие скорости резания. Зависимости  имеют вид:

для =4,0 мм и =0,07210-3 м/об

;

для =5,5 мм и =0,09310-3 м/об

;

и для =6,0 мм и =0,12510-3 м/об

.

Значения скоростей, рассчитанных по этим зависимостям, для периодов стойкости 5, 10, 20 и 60 мм сведены в табл.6.8.

Таблица 6.8

Значения скоростей резания и стойкостей

для различных диаметров сверл

| , мм | , мм/об | , мин | , м/с |
| --- | --- | --- | --- |
| 4,0 | 0,072 | 5 10 20 60 | 16,7 13,2 10,3 7,2 |
| 5,5 | 0,093 | 5 10 20 60 | 16,9 12,6 9,4 5,9 |
| 6,0 | 0,125 | 5 10 20 60 | 14,7 11,1 8,4 5,4 |

, м/мин

Рис.6.17. Зависимость температуры при сверлении от скорости резания:

1 - 6,0 мм, =0,12510-3 м/об; 2 - 5,5 мм, =0,09310-3 м/об;

3 - 4,0 мм, =0,07210-3 м/об

Чтобы найти зависимость , надо на режимах, указанных в табл.6.8, измерить температуру. Скорости, полученные расчетом и приведенные в табл.6.8, на станке получать нельзя без регулирования частоты вращения шпинделя, поэтому для нахождения температуры резания можно воспользоваться графиком зависимости  (рис.6.17). Полученные результаты вместе с другой информацией заносятся в табл.6.9.

Таблица 6.9

Результаты нахождения температур резания

| , мм | , мм | , мм/об | , м/мин | , 0С | , 0С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 4,0 5,5 6,0 | 0,072 0,093 0,125 | 16,7 16,9 14,7 | 478 472 460 | 470 |
| 10 | 4,0 5,5 6,0 | 0,072 0,093 0,125 | 13,2 12,6 11,1 | 291 284 272 | 382 |
| 20 | 4,0 5,5 6,0 | 0,072 0,093 0,125 | 10,3 9,4 8,9 | 316 305 302 | 308 |
| 60 | 4,0 5,5 6,0 | 0,072 0,093 0,125 | 7,2 5,9 5,4 | 232 230 220 | 227 |

Как видно из табл.6.9, для одного периода стойкости, независимо от комбинаций ,  и , значения температур резания незначительно разнятся между собой. По данным табл.6.9 находим зависимость :

.                                    (6.28)

Из (6.26) в общем виде следует

; .                     (6.29)

Введем в (6.29) значения  (из (6.28)), получим

.                       (6.30)

Подставим в (6.30) значения постоянных и показателей из (6.27) и (6.28),

.

Окончательно

.                                      (6.31)

Отклонения скоростей резания, рассчитанных по (6.31) и по формуле, полученной классическим методом, составляет 1,85-10,7%.

Для торцевого фрезерования с большими подачами формула температуры резания имеет вид

,                                    (6.32)

где =122-129 м/мин; =(2,0-4,0)10-3 м/зуб; =(0,25-1,0)10-3 м; =0,3-0,7 - отношение ширины фрезерования к диаметру фрезы.

Сталь 4 обрабатывали без охлаждения фрезой с вставными ножами из Т15К6 с геометрией: , , ; , , , , =0,4 мм и .

Частная зависимость стойкости от скорости резания получена из стойкостных опытов, а для периодов стойкости 60, 130 и 180 мм и сечения среза  мм найдены соответствующие скорости резания. Используя график «» и формулу (6.32), по изложенной выше методике нашли зависимость между стойкостью и температурой резания

(6.33)

показанную на рис.6.18. После подстановки (6.33) в (6.32) и преобразований получили формулу скорости резания

.                              (6.34)

Рис.6.18. Зависимость между температурой и стойкостью

, м/мин

при торцевом фрезеровании с большими подачами

Как показали расчеты, погрешность формулы (6.34) по сравнению с найденной классическим методом не превышает 10%.

6.5. Порядок назначения стартового

режима резания

Под термином «режим резания» понимается совокупность числовых значений глубины резания, подачи, скорости резания, геометрических параметров и стойкости инструмента, силы, мощности резания и других параметров рабочего процесса резания, от которых зависит его технико-экономические показатели.

Режим будет рациональным, если процесс резания ведется с такими значениями режимных параметров, которые позволяют получить требуемые технико-экономические показатели: высокую производительность, точность обработки и качество поверхности обрабатываемой детали при минимальных затратах на процесс, т.е. при минимальной себестоимости обработки.

При выборе элементов режима резания необходимо иметь в виду, что эти элементы взаимосвязаны, и поэтому нельзя произвольно определять ни последовательность их назначения, ни величину самого параметра. Покажем это на примере влияния ,  и  на ресурс инструмента.

Ресурс режущего инструмента – это мера, равная или пропорциональная количеству годных деталей, обработанных инструментом за срок его эксплуатации. Количественной мерой ресурса могут быть приняты следующие показатели:

- путь резания в метрах ;

- площадь обработанной поверхности, м2, ;

- объем или масса металла, снятого с заготовки за период стойкости , м3;

- количество деталей, снятых со станка в единицу времени, т.е. производительность рабочего места.

Рассмотрим влияние элементов режима резания на ресурс режущего инструмента по последнему показателю. Производительность по машинному времени

шт/мин.                                       (6.35)

В соответствии с зависимостью (6.5) машинное время при точении определяется как

,

поэтому

.                                  (6.36)

Как видно из (6.36), производительность рабочего места пропорциональна произведению элементов режима резания. Определим влияние каждого из сомножителей на производительность. При постоянной стойкости между  и  существует функциональная связь в виде

.                                          (6.37)

Из (6.37) следует, что с изменением  и  будет меняться и . Для анализа примем,  , .

ПРИМЕР 1. Увеличим глубину резания в три раза ( - постоянная). Тогда из (6.37) найдем, что

,

т.е. скорость резания снизилась на 30%.

Посмотрим, как изменилась производительность:

,

т.е. производительность возросла в два раза.

ПРИМЕР 2. Увеличим подачу в три раза (), тогда

,

т.е. скорость резания снизилась на 50%.

Производительность для этого случая

,

т.е. производительность повысилась в 1,5 раза.

Таким образом, для обеспечения максимальной производительности по машинному времени необходимо в первую очередь назначать максимально возможную глубину резания, а затем возможно бóльшую подачу, а по известным  и , задавшись периодом стойкости инструмента, найти допускаемую скорость резания.

Этот вывод согласуется с рассмотренным выше положением о том, что на износ и стойкость инструмента и температуру резания наибольшее влияние оказывает , несколько меньше - , и самое меньшее влияние – глубина резания .

Следовательно, необходимо стремиться снимать припуск за один проход и при наибольшей глубине резания назначать возможно большую подачу. Увеличение же скорости резания должно идти не за счет снижения глубины резания и подачи, а за счет применения рациональной геометрии, новых инструментальных материалов, новых составов СОТС и других мероприятий, способствующих снижению интенсивности износа инструмента, т.е. управлять факторами, заложенными в поправочном коэффициенте (зависимость (6.14)).

Исходя из изложенного, рекомендуется следующий порядок назначения исходных (стартовых) режимов резания применительно к точению.

1. Выбирается режущий инструмент.

К характеристикам режущего инструмента относятся: геометрические параметры, материал режущей части, размер сечения, тип резца и его конструкция.

Геометрия выбирается в зависимости от обрабатываемого материала, вида обработки (черновая или чистовая), жесткости системы СПИД, а материал – в зависимости от обрабатываемого материала и состояния его поверхности.

2. Устанавливается глубина резания.

При черновой обработке (шероховатость 1-3-го классов) глубина резания принимается равной припуску. При получистовой обработке                (4-6-е классы) быстрорежущими резцами и при припуске  мм обработка ведется за два прохода:

первый проход ,

второй проход .

Если припуск  мм, получистовая обработка ведется за один проход.

При скоростном резании чистовая обработка (шероховатость поверхности 7-9-е классы) может производиться за один проход.

3. Определяется подача.

При черновой обработке факторами, ограничивающими подачу, могут бать:

- жесткость обрабатываемой детали и способ ее крепления;

- прочность и жесткость стержня резца;

- прочность пластинки твердого сплава;

- прочность слабого звена механизма подач станка.

При получистовом и чистовом точении величину подачи ограничивают жесткость детали и стержня резца, а также точность обработки и шероховатость поверхности детали.

Определим предельные значения подач по некоторым показателям.

Расчет подачи по жесткости детали.

Возможны три способа установки и крепления детали на токарном станке:

- крепление в патроне; эта схема эквивалентна консольному креплению балки; максимальный прогиб  на конце детали определяется по формуле

;

- крепление в центрах; схема эквивалентна балке на двух опорах, максимальный прогиб которой будет посредине пролета и рассчитывается по формуле

;

- крепление в патроне с поддержкой задним центром; такая установка эквивалентна балке, защемляемой с одного конца и имеющей подвижную опору на другом конце. Максимальный прогиб такой балки будет посредине пролета и находится по зависимости

.

В этих формулах:  - максимальный прогиб балки, мм;  - сила, действующая на деталь,

, Н;

- длина обрабатываемой детали, мм;  - модуль упругости                    (20000-22000 кг/мм2 для углеродистой конструкционной стали;  - момент инерции для круга, мм4;  - допустимая стрела прогиба детали, мм.

Для чернового точения =0,2-0,4 мм, для получистовой обработки =0,1 и для точных работ - =0,2, здесь  - допуск на размер детали, мм.

Подставив в формулы для прогибов значения  и найдя , получим:

(6.38)

Рис.6.19. Схема крепления резца

Как видно из этих формул, наибольшей жесткостью обладает способ крепления в патроне с поддержкой задним центром.

Расчет подачи по прочности резца и его жесткости.

Условия прочности на изгиб (рис.6.19):

,

где  - момент сопротивления промежуточного сечения;  - вылет           резца.

;

,                                         (6.39)

=200-400 МПа, причем большее значение - для закаленной углеродистой стали.

Для определения подачи, лимитированной жесткостью резца, используем зависимость прогиба для консольного закрепления:

;

и                  (6.40)

для расточного резца. 	Здесь момент энергии - для круглого сечения и  - для предельного сечения,  - для круга,  - для прямоугольника.

Расчет подачи по прочности механизма подачи.

;                            (6.41)

, где  выбирается из паспорта станка.

Для дальнейшего расчета принимается наименьшая из рассчитанных подач и корректируется по станку (берется ближайшая).

Примечание. Расчет подачи по прочности и жесткости стержня резца производится в том случае, если резец имеет большой вылет, например, при расточке и отрезке.

4. Задавшись периодом стойкости инструмента, по известным глубине резания и подаче определяют скорость резания, допускаемую резцом:

, м/мин                               (6.42)

5. Рассчитывается сила резания , и мощность резания, , кВт.

6. Определяется скорость резания, допускаемая полезной мощностью.

Скорость резания, допускаемая режущими свойствами резца, может быть ограничена мощностью станка. Для твердосплавных и минералокерамических резцов, обладающих высокими режущими свойствами, требуется сравнительно большая мощность.

Величину скорости резания, допустимую полезной мощностью станка, можно определить по формуле

, м/мин.                               (6.43)

Если  окажется больше , то режущие свойства инструментального материала не будут полностью использованы. В этом случае необходимо увеличить период стойкости (для уменьшения ) или взять инструментальный материал с более низкими режущими свойствами.

Если  будет меньше , нужно уменьшить период стойкости (для увеличения ) или выбрать инструментальный материал с более высокими режущими свойствами.

При соблюдении этого будет достигнуто одновременно использование и мощности станка, и режущих свойств инструмента.

7. По наименьшей скорости резания определяется частота вращения шпинделя по формуле

(6.44)

и принимается ближайшее значение  из имеющихся на станке.

8. Определяется фактическая скорость резания

.                                         (6.45)

9. Так как фактическая скорость резания отличается от расчетной по формуле (6.42), следует найти фактический период стойкости инструмента. Для этого используем зависимости:

;                                          (6.46)

;	.

10. Находится машинное время обработки детали:

,                                       (6.47)

где  - длина обрабатываемой детали;  - величина врезания резца;  - перебег резца.

11. По нормативам определяется вспомогательное время  как сумма времени, затрачиваемого на установку и снятие детали, установку и подналадку инструмента, на операции по управлению станком.

Норма штучного времени

.                                       (6.48)

6.6. Особенности назначения периода стойкости

с учетом закона рассеяния

При расчете стартовых режимов период стойкости принимался детерминированной величиной. Фактически стойкость партии инструмента в реальных производственных условиях из-за колебаний твердости инструментального материала и обрабатываемых заготовок, рассеяния геометрических параметров инструментов, качества заточки и других факторов может колебаться в значительных пределах. Так, по нашим данным, стойкость метчиков в партии может различаться от 7 до 10 раз, а спиральных сверл – от 3 до 5 раз. Поэтому стойкость можно считать переменной случайной величиной, а анализ процесса изнашивания инструмента следует осуществлять методами математической статистики.

Для партий инструмента необходимо определять следующие параметры:

- среднюю стойкость партии инструмента

,                                         (6.49)

- среднеквадратическую стойкость

,                                      (6.50)

- коэффициент вариации

,

- стойкость с заданной вероятностью .

Последний параметр может быть определен на основе анализа функций (закона) распределения стойкости инструментов и показателей их надежности.

В общем случае распределение стойкости режущего инструмента подчиняется:

- закону нормального распределения, плотность вероятности которого описывается выражением

,                           (6.51)

где  - математическое ожидание стойкости;  - среднеквадратическое отклонение и  - параметры закона, причем  - математическое ожидание, определяемое по зависимости (6.49);

- экспоненциальному закону, для которого

,                                    (6.52)

где  - параметр распределения;

- гамма распределения, для которого

,                           (6.53)

где  - гамма-функция;  и  - параметры распределения, ; .

Из-за достаточно большого рассеяния стойкости инструмента в реальных условиях эксплуатации его работоспособность, т.е. способность выполнять свое служебное назначение в заданный период времени, следует оценивать показателями надежности.

Надежность режущих инструментов может быть оценена по следующим показателям:

- частота отказов  или плотность вероятности стойкости ;

- вероятность безотказной работы, или функция надежности , т.е. вероятность того, что во время заданного интервала или в пределах заданного периода стойкости не возникнут отказы инструмента.

Если  - функция распределения времени работы без отказов ,то вероятность безотказной работы или функция надежности

;

- среднее время безотказной	 работы (средняя стойкость) определяется как математическое ожидание случайной величины – стойкости инструмента:

.                                   (6.54)

Среднее время безотказной работа может быть определено по результатам исследования стойкости как среднее арифметическое значение стойкости в партии из  испытанных инструментов:

;                                            (6.55)

- интенсивность отказов  - это условная плотность вероятности отказов инструмента в заданный момент времени , определенная при условии, что до этого момента отказов не происходило:

;                                 (6.56)

- гарантийная (гамма-процентная) стойкость  - это период стойкости, во время которого с определенной заданной вероятностью  (0,9 или 0,95) гарантируется выполнение служебного назначения инструмента в определенных условиях эксплуатации. Гарантийная стойкость может быть вычислена по функции надежности  при известном законе распределения стойкости и (или) найдена по графику «».

Опыт ДГТУ статистической оценки стойкости партий инструментов по результатам испытаний в производственных условиях показал, что частота отказов  подчиняется законам нормального распределения, гамма-распределения, реже – Вейбулла-Гнеденко.

Для нормального распределения функция надежности имеет вид

,                         (6.57)

а для гамма-распределения выражается формулой

.                            (6.58)

Если  - целое число, то функция надежности для этого вида распределения имеет вид

.                               (6.59)

Интенсивность отказов  для нормального распределения

,                          (6.60)

а для гамма-распределения определяется по зависимости

.

На рис.6.20-6.22 показаны примеры расчета характеристик надежности для различных типов инструментов – спиральных сверл (рис.6.20), концевых фре (рис.6.21) и метчиков (рис.6.22) (плотность вероятности стойкости последних описывается законом гамма-распределения), [36].

Рис.6.20. Плотности вероятностей стойкости  сверл диаметром 13 мм из разных марок быстрорежущих сталей при обработке глухих отверстий в стали 45: 1 – Р6М5; 2 – Р18; 3 – Р9Ф5;                            4 – Р6М4Ф4; 5 – Р8М3Ф4; 6 – Р4М4Ф4; 7 – Р12Ф2К8М3;                        8 – Р6Ф2К8М5 (=0,36 м/с; =0,2810-3 м/об, охлаждение –                5%-ная эмульсия)

Рис.6.21. Характеристики надежности концевых фрез из быстрорежущих сталей диаметром 22 мм при обработке стали 18Х2Н4ВА (HRCЭ 36-39); =0,28 м/с; =1,810-3 м/об: 1 – функции надежности ; 2 – плотность вероятности стойкости ; 3 - интенсивность отказов ; сплошные кривые – Р6М5; штрих-пунктирные кривые – 10Р5М5

Рис.6.22. Характеристики надежности метчиков М12х1,75 при обработке латуни: частота отказов  - штрихпунктирные линии; функция надежности  - сплошные и интенсивность отказов   - штриховые; I – обычные условия резания; II – использованы оправки с конструктивными элементами из изолятора

Функция надежности  позволяет определить стойкость при любой вероятности: средние значения  - с вероятностью 0,5 и гарантийные – с вероятностью 0,9 или 0,95.

Коэффициент вариации стойкости, как и ее среднеквадратическое отклонение, является показателем стабильности стойкости и позволяет сравнивать между собой разные серии однотипного инструмента, отличающиеся технологий изготовления, конструкцией, материалом режущей части и др. Коэффициент  характеризует также рассеяние стойкости инструмента и, в принципе, отражает качество его изготовления. Если , инструмент считается хорошим по стабильности стойкости; для  стабильность стойкости удовлетворительна. Если , то следует стабилизировать условия операции (применение более качественного инструментального материала, улучшение конструкции инструмента и др.), в противном случае необходимо снизить параметры режима резания.

Коэффициент вариации можно использовать для оценки суммарной характеристики качества инструмента – времени безотказной работы  с заданной вероятностью . При удовлетворительных условиях эксплуатации инструмента, как показали исследования П.Г.Кацева [15], рассеяние стойкости близко к нормальному закону, и значение  рассчитывается по следующей формуле:

,                                    (6.61)

где  - квантиль нормального распределения, определяемый по таблицам интеграла вероятностей (для =0,9 значение =1,282, для =0,95  =1,645).

Исходя из представленных данных, при расчете режима резания в формулу для расчета допустимой скорости резания следует, при необходимости, подставить гарантийное значение стойкости ; естественно, для этого необходимо иметь банк данных испытаний инструментов различных типов в производственных условиях.

Методика организации испытаний инструмента, расчета показателей надежности инструментов изложена в монографии А.А.Рыжкина, Б.Н.Слюсаря и К.Г.Шучева «Основы теории надежности» [36].

6.7.  Расчет  режима  резания

при  многоинструментной  обработке

В современном хорошо организованном производстве при использовании обрабатывающих центров и станков с ЧПУ смена инструмента должна производиться профилактически, это особенно четко проявляется для обрабатывающих центров, имеющих устройства для автоматической смены инструмента.

Как для станков с ЧПУ, так и для обрабатывающих центров инструмент настраивается вне станка (вылет фрез и сверл, вылет резцов на расточных борштангах, установка резца в блоке для токарных станков). Чем это вызвано?

Минута работы станка с ЧПУ, и особенно обрабатывающего центра, стоит дорого, поэтому останавливать станок по мере выхода инструмента из строя экономически невыгодно. На обрабатывающих центрах с магазинами можно вообще профилактически заменять инструмент в магазине во время работы станка другими инструментами без потери времени, идущего на обработку детали. Поэтому в настоящее время профилактическая смена инструмента  основной способ его замены.

Рассмотрим несколько основных понятий, необходимых для уяснения принципа выбора оптимальных режимов резания для одно- и многоинструментальных наладок, а также общую схему расчета оптимального режима резания при случайном характере рассеяния стойкости, пользуясь методикой проф. Б.И. Гордиенко и проф. М.А. Краплина (цит. по [38]).

1. Коэффициент технической готовности станка Кг (по работе инструмента) есть вероятность того, что станок в произвольный момент времени находится в состоянии работы. Его можно приближенно выразить отношением моментов времени, когда наладка работала, к общему числу зафиксированных моментов времени:

,                                            (6.62)

где Т - запланированное время смены; Тср - среднее время между двумя сменами инструмента; а - среднее время, необходимое на смену и подналадку инструмента, уборку станка, смазку и т.д.

2. Рассеяние стойкости подчиняется закону нормального распределения дифференциальная форма которого имеет вид (6.51), а параметр  определяется выражением

.                     (6.63)

3. Вероятность того, что инструмент выйдет из строя в момент времени t, равна площади под кривой от абсциссы  0  до абсциссы Т:

.                                 (6.64)

Это есть функция Лапласа, или интегральный закон нормального распределения.

Теперь определим оптимальную по производительности скорость резания и период сменности Т применительно к токарной обработке одним инструментом. Пусть станок работает с заданной скоростью резания V, подачей S. Суммарная длина обработки - L, диаметр детали равен d, при этом запланированный период смены - T (мин). Пусть среднее время работы станка за период до принудительной профилактической смены инструмента - Тср. Эти величины неодинаковы, так как инструмент может выйти из строя раньше запланированного времени Т, и в общем Тср может быть меньше Т. Пусть на станке для смены инструмента приходится затрачивать время а.

Отношение  показывает, какую долю общего времени станок работает. Количество деталей, отработанных за произвольный период времени, равно отношению фактического времени работы к штучному времени Тшт:

.                                                (6.65)

Средняя производительность станка за период времени  (в деталях)

.                                          (6.66)

Остается выразить критерий (6.66) через интересующие нас величины Т и V. Время

Тшт = Трез + ,                                       (6.67)

где Трез - чистое время резания на операции (на одну деталь),  - вспомогательное время операции.

Но ,  где  nS - минутная подача. Известно, что частота вращения шпинделя n = 1000 / D, тогда

.                                        (6.68)

Здесь   - путь резания инструмента, м. Поэтому  Трез=R/, и тогда выражение (6.68) примет вид

.                                 (6.69)

Найдем коэффициент готовности Кг = Тср /(T + a), для чего выразим Тср с учетом вспомогательного времени и чистого времени резания. Тср содержит чистое среднее время резания и суммарное машинное время tср, а также среднее суммарное вспомогательное время .

Теперь . С учетом выражения для Tср = R/

.                             (6.70)

Теперь коэффициент готовности

(6.71)

и с учетом (6.70) и (6.68) критерий

.                                     (6.72)

Преобразуем (6.72):

.                          (6.73)

Рис. 6.23. Схема к определению средней стойкости

инструмента

Теперь перейдем к оценке величины tср с учетом того, что стойкость инструмента есть случайная величина, подчиняющаяся закону нормального распределения (рис. 6.23).

При профилактической смене инструмента с учетом рассеяния значения Т суммарное время резания t принимают меньшим, чем Т (см. рис. 6.23). Так как t - случайная величина, то среднее значение непрерывной работы инструмента tср, профилактически сменяемого после чистого времени t может быть не равно t и даже меньше t.

Перед нами стоит задача, зная общий закон распределения стойкости f(T) и время, после которого инструмент будет принудительно заменен, найти среднее время работы за период от 0 до t. Из теории вероятностей известно, что такое среднее есть:

(6.74)

Учтем, что суммарное вспомогательное время:

.

В общем случае для любого  будем иметь

.                                           (6.75)

Тогда критерий принимает вид

(6.76)

и является функцией двух переменных  и Т.

Нужно найти экстремум функции N двух переменных. В классическом анализе для этого решают систему уравнений:

.                                          (6.77)

Эта задача решается численными или приближенными графоаналитическими методами.

Для многоинструментной обработки задача усложняется на порядок, так как разные инструменты имеют разную стойкость, разные параметры законов распределения и разное машинное время - типичный случай для обрабатывающего центра. При этом определяются оптимальная скорость резания и оптимальное время смены для всех инструментов. Если в наладке работают i инструментов, то в итоге необходимо решить задачу нахождения экстремума функции i переменных. Для такого случая в общем виде

,                                         (6.78)

где 1 - скорость резания 1-го инструмента; Р(х) - вероятность безотказной работы всех инструментов наладки,

.                             (6.79)

В качестве примера рассмотрим порядок назначения оптимального режима резания на многоинструментальных станках или автоматических линиях, инструменты у которых располагаются по технологическому процессу. Комплект инструмента (наладка) в этих случаях работает в параллельном или в последовательном режиме, а наладка обслуживается поотказно, после выхода какого-либо инструмента наладки из строя станок останавливается, заменяется инструмент и наладка продолжает работать до выхода из строя другого инструмента.

В качестве целевой функции оптимизации выбирается производительность и себестоимость многоинструментной обработки. Количество инструментов в наладке изменяется от 1 до N. Предполагается, что инструмент под номером один имеет наибольшее время резания и вспомогательное время без выстоев.

Введем следующие обозначения параметров, относящихся к i-му инструменту (1iN):

ai - диаметр обработки или инструмента;

Li - суммарная длина обработки;

Si, ti - подача и глубина резания;

- вспомогательное время;

ai - среднее время замены инструмента;

mi - показатель относительной стойкости;

0i, T0i - табличные (стартовые) значения скорости резания и стойкости i-го инструмента;

Q - стоимость станка или автоматической линии, руб.;

- стоимость инструмента, руб.;

Pi - количество переточек или режущих кромок инструмента;

i - себестоимость одной переточки, руб.;

qi - стоимость инструмента, отнесенная к одному циклу работы инструмента;

Ri - длина пути резания;

Mi - срок окупаемости станка, в годах;

E - зарплата оператора (станочника), руб/ч;

N - количество инструментов в наладке.

Математическая модель производительности П многоинструментной наладки, инструмент которой работает в параллельном режиме, записывается в виде

,

где Тшт - штучное время цикла обработки одной детали; Кг - коэффициент готовности наладки; Трi - среднее время безотказной работы i-го инструмента между двумя переточками.

.

В этих формулах все параметры без индексов относятся к первому инструменту, а величины Ki, Ai, ti соответственно равны:

.

Подставив значения штучного времени и времени безотказной работы в формулу производительности, получим

.                            (6.80)

Приравняв нулю первую производную производительности по скорости, будем иметь

.                                 (7.81)

Из этого выражения определяется оптимальная скорость резания для первого инструмента. Оптимальные скорости резания для других инструментов наладки определяются из соотношения

опт.i = Ai0 .                                           (6.82)

Для наладки, инструменты которой работают в последовательном режиме, формула производительности запишется в виде

(6.83)

Оптимальное значение скорости резания для первого инструмента можно получить из равенства

.                             (6.84)

При построении целевой функции себестоимости обработки необходимо учесть стоимость станка, инструмента и заработной платы, отнесенные к одной детали. Целевая функция себестоимости обработки запишется в виде

(6.85)

где

.

Оптимальное значение скорости резания для первого инструмента при параллельном действии инструментов наладки получим из соотношения

,                     (6.86)

а для последовательного действия - из соотношения

.          (6.87)

Расчетные зависимости для определения оптимальных режимов резания многоинструментной обработки при других вариантах замены инструментов в наладке приведены в монографии Б.И. Гордиенко и М.А. Краплина.

6.8. Регулирование процесса резания путем

воздействия на контактные явления

Основными способами регулирования процесса резания путем воздействия на контактные явления являются:

- применение смазочно-охлаждающих технологических сред (СОТС);

- резание инструментами с повышенными эксплуатационными свойствами;

- использование новых интенсивных способов обработки с дополнительным вводом энергии в зону резания.

6.8.1. Резание с применением технологических сред

Смазочно-охлаждающие технологические среды (СОТС): смазочно-охлаждающие жидкости, газообразные среды, твердые и пластичные смазки и металлические расплавы – увеличивают период стойкости режущего инструмента, уменьшают силы резания, улучшают качество обработанной поверхности, повышают усталостную прочность изделия и в итоге –  его эксплуатационные характеристики.

Все виды СОТС независимо от области их применения должны удовлетворять следующим основным требованиям:

- не снижать эксплуатационных характеристик деталей, изготовленных при их применении, прежде всего коррозионную стойкость и прочность;

- быть устойчивыми при эксплуатации и хранении (бактериологическая стойкость, морозоустойчивость);

- не воспламеняться при температурах, сопровождающих процесс резания;

- иметь удовлетворительные санитарно-гигиенические свойства (не оказывать аллергического, дерматологического или иного вредного воздействия на организм человека);

- не оказывать коррозионного действия на инструмент, узлы и механизмы станка.

Влияние технологических сред на механохимическое

взаимодействие контактных поверхностей

Высокой эффективности в результате применения СОТС можно достичь направленным воздействием на физико-химические и механохимические процессы, протекающие при резании металлов, путем надлежащего выбора основы СОТС, состава присадок к ним с необходимым комплексом химических и механохимических свойств, регулированием условий подачи СОТС в зону резания и т.д.

СОТС в процессе обработки обеспечивает:

1) смазочное действие, что снижает трение на контактных площадках инструмента;

2) охлаждающее действие, вызывающее уменьшение температуры нагрева рабочих поверхностей инструмента;

3) расклинивающее действие, за счет чего уменьшается работа и усилия, необходимые для пластической деформации и разрушения срезаемого слоя;

4) моющее действие, приводящее к удалению стружки и продуктов износа из зоны резания;

5) химическую защиту образующейся в процессе резания обработанной поверхности заготовки от вредного воздействия атмосферы воздуха.

Смазочное действие СОТС выражается в образовании на соприкасающихся в процессе резания поверхностях пленки, не разрушающейся при высоких контактных нагрузках. В результате уменьшается схватывание и снижаются силы трения по передней и задней поверхностям инструмента. Смазочное действие СОТС проявляется и в уменьшении реакционной способности образующихся при резании новых, химически чистых (ювенильных)  поверхностей, характеризующихся высоким коэффициентом трения и высокой физической и химической активностью.

Молекулы поверхностно- и химически активных веществ (ПХАВ), входящих в состав СОТС, адсорбируются на поверхности, снижают адгезию, уменьшают нарост, длину контакта стружки с передней поверхностью инструмента. Наиболее широко применяемые ПХАВ содержат серу, фосфор, галогены, группы ОН и СООН, высокомолекулярные органические и металлоорганические соединения.

Смазочные пленки на контактных поверхностях инструмента снижают молекулярное схватывание еще и из-за разъединения поверхностей, обусловленного расклинивающим действием среды.

Наиболее эффективное воздействие СОТС наблюдается при малых скоростях резания, так как при высоких температурах (скоростях резания) имеет место десорбция смазки. При малых скоростях смазочное действие осуществляется не жидкостью, а ее парами, которые, вступая в химическое взаимодействие с материалом инструмента и заготовки, образуют тонкие пленки химических соединений, играющие роль твердой смазки.

Охлаждающее действие СОТС. Охлаждающая способность СОТС определяется их теплофизическими параметрами: коэффициентами теплопроводности, теплоемкости и теплотой фазового превращения. В результате действия технологической среды снижение температуры резания достигается в основном за счет активного теплоотвода от свободных поверхностей инструмента, из-за чего снижается износ инструмента.

Охлаждающее действие СОТС не проявляется при прерывистом резании (фрезерование, строгание, долбление). Для твердосплавного инструмента, работающего при высоких скоростях резания, применение СОТС приводит к значительным колебаниям температуры режущей части инструмента и уменьшению периода его стойкости. Кроме того, интенсивное охлаждение поверхности заготовки способствует образованию внутренних напряжений растяжения, что ухудшает эксплуатационные свойства деталей.

В целом охлаждающее действие СОТС для большинства операций обработки металлов резанием эффективно и проявляется в широком диапазоне изменения режимов резания.

Расклинивающее действие. В основе этого явления лежит эффект П.А.Ребиндера, заключающийся в изменении механических свойств твердых тел под влиянием поверхностных физико-химических процессов:

- под воздействием внешней среды понижается свободная поверхностная энергия, т.е. работа по образованию новых поверхностей в деформируемом теле. Это создает благоприятные условия для зарождения пластических сдвигов и образования при меньших напряжениях разнообразных дефектов в зоне опережающих деформаций;

- технологическая среда проникает в образующиеся в процессе деформации срезаемого слоя поверхностные микротрещины. Это создает расклинивающее действие, при этом активные молекулы среды, адсорбируясь на поверхностях микротрещины, препятствуют их смыканию после снятия нагрузки; формируется «зона предразрушения» (по П.А.Ребиндеру), облегчающая деформацию срезаемого слоя;

- отдельные атомы среды, например, азота, кислорода, водорода проникают в кристаллическую решетку наиболее сильно деформируемых зерен металла, в результате металл упрочняется и переходит в хрупкое состояние, при этом уменьшается предельная пластическая деформация перед разрушением и удельная работа резания.

Моющее действие. Моющая способность СОТС определяется степенью очистки обрабатываемой детали и инструмента в зоне резания от шлама, содержащего мелкие частицы стружки обрабатываемого материала и продукты износа инструментального материала.

Наилучшим моющим действием обладают такие маловязкие жидкости, как сульфаты, керосин, содовые и мыльные растворы.

Моющее действие имеет существенное значение при резании чугуна, пластмасс, а также при абразивной обработке. Повышение моющего действия можно обеспечить за счет увеличения скорости потока и расхода жидкости, подаваемой в зону резания.

Защитное действие СОТС способствует повышению эксплуатационных характеристик деталей и эффективно проявляется при применении газообразных сред, в частности, аргона. Химически чистая металлическая поверхность, образующаяся в зоне резания, быстро абсорбирует молекулы газовой среды, обычно воздуха, вследствие чего может снижаться прочность изготовляемой детали.

Образование специальной газовой атмосферы играет существенную защитную роль, повышая, например, прочность при циклических нагрузках титановых сплавов, в результате диспергирования атомов азота, кислорода и водорода в поверхность сплавов. В ряде случаев путем правильного подбора компонентов технологической среды можно нанести на поверхность детали и пленку ингибиторов коррозии.

Разновидности технологических сред

и области их применения

К технологическим средам, используемым при обработке резанием, относятся:

- жидкие технологические среды (СОЖ);

- расплавы легкоплавких металлов (РЛМ);

- твердые смазочные материалы (ТСМ);

- пластичные смазочные материалы (ПСМ);

- газообразные технологические среды (ГТС).

Наиболее широкое распространение в практике металлообработки находят жидкие технологические среды (СОЖ) (смазочно-охлаждающие жидкости), подразделяющиеся на водосмешиваемые (водные) и масляные.

Водосмешиваемые СОЖ могут содержать минеральные масла, эмульгаторы, ингибиторы коррозии, противоизносно-противозадирные присадки, антипенные добавки, электролиты, вещества-связки и другие органические и неорганические вещества. Водосмешиваемые жидкости отличаются высокой охлаждающей способностью, пожаробезопасностью, достаточно высокими санитарно-гигиеническими свойствами и сравнительно невысокой стоимостью. Они имеют сравнительно низкие смазочные свойства и их невозможно применять в особо тяжелых условиях обработки металлов.

Масляные СОЖ представляют собой минеральные масла с широким диапазоном вязкости без присадок или с присадками различного функционального назначения (антифрикционными, противоизносными, противозадирными, антиокислительными, моющими, антикоррозионными и др.). Обладая хорошими смазочными свойствами, этот класс СОЖ имеет низкую охлаждающую способность, высокую стоимость, повышенные испаряемость и пожароопасность.

Области применения СОЖ для обработки резанием представлены в табл.6.10.

Таблица 6.10

Области применения СОЖ базового ассортимента для обработки резанием

| Класс жидкости | Наименование | Область возможного применения |
| --- | --- | --- |
| Водосмешиваемые (2-15%-ные эмульсии) | Укринол-1 Укринол-1М Укринол-3П | Лезвийная обработка и шлифование материалов нормальной обрабатываемости резанием (чугуны, углеродистые, низко- и среднелегированные конструкционные стали) |
|  | Аквол-2 Аквол-6 Аквол-10М Аквол-11 Аквол-14 Аквопол-1 | Лезвийная обработка и шлифование труднообрабатываемых сталей и сплавов (легированные, коррозионно-стойкие, жаростойкие, жаропрочные, инструментальные стали, титановые сплавы и др.) |
|  | Р3-СОЖ8 ИГЛ-205 СДМ-2, ЭМУС | Для точения черных и цветных металлов и сплавов |
| Масляные | МР-1Ц МР-2Ц МР-5Ц Л3-СОЖ2СИО | Для обработки на станках-автоматах; при шлифовании углеродистых, легированных, коррозионно-стойких, инструментальных сталей |
|  | МР-3, МР-4, МР-7, МР-16, МР-99, Укринол-14 | Лезвийная обработка и шлифование труднообрабатываемых материалов при средних и тяжелых условиях резания |
|  | ОСМ-1, ОСМ-2, ОСМ-5, ИС-12А, Л3-СОЖ1ПИО | Для операций лезвийной обработки и шлифования труднообрабатываемых материалов при форсированных режимах резания |

В последнее время разработаны и внедрены в металлообработку полимерсодержащие СОЖ. Использование полимеров в качестве компонентов СОЖ для резания обусловлено способностью полимеров активизировать процесс поверхностного деформирования и диспергирования твердых тел.

Эффективность действия полимерсодержащих СОЖ при резании зависит от специфических физико-химических процессов в зоне резания, протекающих в результате деструкции полимера с образованием разнообразных активных продуктов, взаимодействующих с обрабатываемой поверхностью и материалом инструмента. Активизирующее действие полимерсодержащих сред определяется химической природой, молекулярной массой и концентрацией полимера в среде. Эффективность действия полимерсодержащих СОЖ существенно зависит от режимов резания и повышается с их увеличением.

В табл.6.11 представлены полимерсодержащие среды на водной и масляной основе с использованием полимерных латексов, синтезированных сополимерных продуктов и порошкообразных полимеров для различных видов механической обработки металлов.

Таблица 6.11

Области применения полимерсодержащих СОЖ

| Класс жидкости | Наименование | Область возможного применения |
| --- | --- | --- |
| Водосмешиваемые (2-15%-ные эмульсии) | МХО-60 | На всех операциях лезвийной обработки углеродистых, легированных, коррозионно-стойких и жаропрочных сталей |
|  | МХО-60 | На финишных операциях алмазной и абразивной обработки металлов |
|  | ДВСЛ | Для широкого круга операций лезвийной обработки резанием конструкционных, легированных и коррозионно-стойких сталей |
| Масляные | МХО-64а | На всех операциях дезвийной обработки углеродистых, легированных, жаропрочных сталей и титановых сплавов |
|  | МХО-70 | При обработке резанием углеродистых, легированных, инструментальных, коррозионно-стойких сталей взаимен осерненного масла |

Расплавы легкоплавких металлов (РЛМ) являются весьма эффективными технологическими средами для обработки металлов резанием. Использование жидкометаллических сред позволяет производить обработку высокопрочных материалов, не поддающихся резанию с другими сортами СОТС. РЛМ оказывают комплексное влияние на показатели процесса резания, при этом интенсивность воздействия среды существенно зависит от режимов обработки. При использовании РЛМ снижается трение на контактных площадках инструмента, облегчается деформирование обрабатываемого материала за счет снижения прочности последнего, уменьшается интенсивность изнашивания и сохраняются режущие свойства инструмента даже при повышенном износе.

При использовании жидкометаллических сред особые требования предъявляются к режущему инструменту, который не должен подвергаться охрупчивающему действию РЛМ. Поэтому при работе с жидкометаллическими средами нецелесообразно применять напаянные режущие инструменты, поскольку расплав разрушает припой.

Расплавы легкоплавких металов следует выбирать с таким расчетом, чтобы они максимально снижали прочность обрабатываемого материала в зоне резания, а режущий инструмент не испытывал заметного влияния среды. Рекомендации по применению РЛМ представлены в табл.6.12.

Таблица 6.12

Рекомендации по применению расплавов легкоплавких металлов

| Обрабатываемый материал | Рекомендуемая жидкометаллическая среда, массовые доли, % | Температура расплава, 0С |
| --- | --- | --- |
| Высокоуглеродистые, закаленные, сложнолегированные инструментальные стали | Олово – 85-95; цинк – 5-15 | 200 |
| Сплавы хромоникелевые жаропрочные | Олово – 85-95; цинк – 5-15 Олово - 100 | 200 400 |
| Титан и сплавы на его основе | Кадмий – 100 Висмут – 10-15; олово – 10-15; цинк – 1-10; кадмий до 100 | 300 150 |

Твердые смазочные материалы (ТСМ) целесообразно применять в тех случаях, когда использование обычных СОТС затруднено или недопустимо, например, при работе на станках, не оснащенных системой подвода жидких СОТС, и если обычные составы не обеспечивают требуемого технологического эффекта, например, при обработке мелких отверстий, когда проникновение жидкой среды в зону резания затруднено; при нарезании резьбы в металлах, склонных к сильному налипанию на режущий инструмент; при обработке титановых, коррозионно-стойких сталей и сплавов, пластмасс и керамики.

В качестве твердых смазочных материалов обычно используют графит, сульфиты и селениды металлов, нитрид бора и др. Наибольшее распространение при обработке металлов резанием получили дисульфид и диселенид молибдена, выпускаемые в виде специальных брикетов и карандашей (МЭ-22 и КНИИНП-218).

Твердые смазочные материалы используют в основном для обработки быстрорежущего инструмента, а иногда и твердосплавных инструментов.

Пластичные смазочные материалы (ПСМ) – это продукты, занимающие по консистенции промежуточное положение между твердыми и жидкими смазочными материалами. В своем составе они могут содержать присадки, наполнители: графит, дисульфид молибдена, порошкообразные металлы и др. При обработке сталей и сплавов цветных металлов на операциях сверления, развертывания и нарезания резьбы в отверстиях малого диаметра применяется технологическая паста Карбонал, содержащая поверхностно-активные вещества и ряд других добавок, облегчающих механическую обработку.

Кроме пасты Карбонал, в практике нашли применение технологические смазки, содержащие в виде наполнителя дисульфид молибдена (серия ВНИИНП-210, - 214, - 220, - 226 и другие).

ПСМ применяют в основном при резании с малыми скоростями, когда достаточно периодического смазывания инструмента: нарезание резьбы, протягивание, дорнование, развертывание, а также полирование.

Газообразные технологические среды применяют в тех случаях, когда по условиям технологического процесса не допускается применение других видов СОТС. При высоких скоростях резания газы обладают значительно большей по сравнению с жидкостями проникающей способностью, оказывая существенное влияние на процессы контактного взаимодействия инструмента и обрабатываемого материала. Наиболее эффективны ГТС при обработке труднообрабатываемых материалов.

В металлообработке используют как инертные, так и активные газы, обработка в среде гелия, аргона аналогична обработке в вакууме. Эти газовые среды могут применяться как защитные для повышения эксплуатационных характеристик, что нашло практическое применение при обработке резанием металлов, имеющих большое сродство к кислороду и азоту.

В отличие от инертных газов, обеспечивающих защитное действие, активные газы (кислород, углекислый газ, хлор, сероводород и др.) реагируют с материалом заготовки и инструмента и образуют защитные пленки, снижающие интенсивность изнашивания и шероховатость обрабатываемой поверхности.

Известен опыт автопромышленности по охлаждению зоны резания сжатым воздухом при обработке не только на универсальном оборудовании, но и на станках с ЧПУ деталей из алюминиевых и бериллиевых сплавов.

Способы подачи СОТС в зону обработки [38]

При обработке лезвийным инструментом применяют следующие основные способы подачи СОЖ в зону резания: свободно падающей струей (поливом), струйно-напорный способ, в распыленном состоянии (в виде струи воздушно-жидкостной смеси) и под давдением через каналы в инструменте.

Эффективность подачи жидкости поливом зависит от расхода СОЖ, подаваемой к зоне резания, размеров, формы и траектории струи. Жидкость подают под давлением                   0,02-0,03 МПа, а ее расход определяется видом обработки и колеблется в пределах 5-10 л/мин – для водных СОТС и 5-10 л/мин – для маляных (рис.6.24).

а) 					 б)

Рис.6.24. Подача СОЖ в зону резания поливом:

а – при точении; б – при сверлении

Подача СОЖ напорной струей (рис.6.25) заключается в том, что жидкость подается в зону обработки под значительно большим давлением, чем при подаче поливом. При этом условно различают подачу СОЖ высоконапорной струей под давлением не менее 1,5 МПа через сопла с выходными отверстиями диаметром до 0,8 мм и подачу СОЖ низконапорной струей под давлением 0,05-0,2 МПа через сопла с отверстиями диаметром 2-5 мм.

а) 					б)

в)

Рис.6.25. Подача СОЖ струйно-напорным способом: а и б - точение;

в – фрезерование; 1 – обрабатываемая заготовка; 2 – инструмент;

3 – сопло; 4 - струя

Высоконапорную струю обычно направляют в зону контакта передней поверхности инструмента (рис.6.25, а), а чаще в зону контакта режущей кромки с обрабатываемой заготовкой со стороны задней поверхности инструмента (рис.6.25, б, в). Такие способы подачи применяются с целью увеличения расхода СОЖ через зону обработки и вымывания из этой зоны стружки.

Подача СОЖ в виде струи воздушно-жидкостной смеси осуществляется от специальной установки (рис.6.26), в которой образуется воздушно-жидкостная смесь и через сопла направляется в зону резания. Воздушно-жидкостная смесь образуется в смесительной камере 1, куда по трубопроводу подают воздух под давлением 0,2-0,4 МПа, а из герметичной емкости 2 - распытяемую жидкость.

Рис.6.26. Установка для получения и подачи распыленной СОЖ в зону резания:

1 - смесительная камера; 2 - емкость

Высокая эффективность действия распыленной СОЖ можно объяснить проникновением в микропоры на контакте, повышением физической и химической активности СОЖ, а также интенсификацией теплообмена за счет увеличения площади скорости ее движения (до 200 м/с) и резкого увеличения теплопроводящей поверхности. При этом способе подачи расход жидкости весьма мал и отпадает необходимость сбора, очистки и разложения обработавшей СОЖ. Распыленные СОЖ с успехом применяют в автоматизированном производстве на агрегатных станках, автоматических линиях, на станках с ЧПУ, в том числе на многооперационных станках (обрабатывающих центрах).

Подача СОЖ через каналы в теле режущего инструмента получила широкое распространение при обработке осевым инструментом (сверла, зенкеры, развертки, метчики, протяжки), в конструкции которых предусмотрены специальные каналы для подвода жидкости непосредственно в зону резания (рис.6.27).

а)

б)						в)

Рис.6.27. Инструменты с каналами для подвода СОЖ:

а – сверло; б – развертка; в - метчик

Применение этого способа обеспечивает не только стабильное попадание СОЖ в зону обработки, но и удаление стружки из этой зоны.

При обработке абразивным инструментом специфика применения СОТС связана с особенностями строения абразивных инструментов, кинематикой процесса и режимами резания. Основные способы подачи СОЖ при абразивной обработке представлены на рис.6.28:  а – поливом; б – струйно-напорным способом; в – сквозь поры круга; г – через колеса               в круге.

| а) | б) |
| --- | --- |
| в) | г) |

Рис.6.28. Принципиальные схема подачи СОЖ при шлифовании:

1 – шлифовальный круг; 2 – кожух; 3 – заготовка; 4 - сопло

Для схем на рис.6.28, в и г, СОЖ подводится во внутреннюю полость абразивного круга и при вращении под действием центробежной силы и давления 0,05-0,15 МПа проходит через поры или каналы на рабочую поверхность круга. Через поры круга подается СОЖ на масляной основе с расходом 3-5 г/мин на каждые 10 мм длины рабочей поверхности шлифовального круга, а через каналы в круге подают водные СОЖ с расходом 2-4 л/мин на 10 мм длины контакта.

В некоторых случаях специальной абразивной обработки применяют гидроаэродинамический, контактный, поэтапный и другие способы подачи СОЖ в зону обработки.

Влияние СОТС на показатели процесса резания [38]

При исследовании влияния составов СОТС на технологические и экономические показатели процесса резания установлено, что технологические среды, как водосмешиваемые, так и масляные, оказывают существенное влияние на стойкость режущего инструмента, деформационные процессы в зоне обработки, качество обработанной поверхности и температуру резания.

В последнее время разработаны новые составы СОТС, влияние которых на процесс резания еще до конца не изучено. Это в первую очередь относится к полимерсодержащим технологическим жидкостям, которые созданы на основе растворов и дисперсий высокомолекулярных соединений, и прежде всего на основе латекса поливинилхлорида.

Рис.6.29. Влияние СОТС на износ и стойкость инструмента при развертывании (ВК8 – сталь 40Х): =3 м/мин, =0,410-3 м/об, =0,1510-3 м: 1 – без СОТС; 2 – эмульсия ЭГТ; 3 – МХО-64;                 4 - ДВСЛ

Применение полимерсодержащих СОТС, в частности, МХО-64 и ДВСЛ, снижает износ режущего инструмента, уменьшает шероховатость обработанной поверхности, силы и температуру резания при обработке конструкционных и легированных сталей. Так, при развертывании отверстий полимерсодержащие СОТС влияют на износ и стойкость инструментов, шероховатость и точность обработки (рис.6.29). Полимерсодержащие жидкости МХО-64 и ДВСЛ снижают износ по сравнению с обработкой всухую и с водосмешанными СОТС. Полимерсодержащие СОЖ уменьшают также и шероховатость обработанной поверхности (рис.6.30).

Рис.6.30. Влияние СОТС на шероховатость поверхности при развертывании (ВК8 – сталь 12Х3Н2): =3 м/мин, =0,410-3 м/об, =0,1510-3 м: 1 – без СОТС; 2 – олеиновая кислота; 3 – МХО-64;  4 – ДВСЛ

Интенсивность инструментальных материалов в зависимости от скорости резания при постоянных значениях срезаемого слоя и пути резания носит экстремальный характер (рис.6.31). Активное воздействие на зону резания различных СОЖ приводит к снижению интенсивности изнашивания инструмента и сдвигает оптимальную скорость резания в зону бóльших скоростей, при этом полимерсодержащие технологические среды по сравнению с резанием на воздухе в два и более раз уменьшают интенсивность изнашивания и на 25-30% по сравнению с водными СОЖ: производительность механической обработки при этом повышается на 40-75%.

Рис.6.31. Влияние СОТС на интенсивность изнашивания резцов из Р6М5 при точении стали 45 (=0,3410-3 м/об; =110-3 м): 1 – без СОТС; 2 – Аквопол-1; 3 – МХО-64; 4 - ДВСЛ

Таблица 6.13

Влияние скорости резания и СОТС на температуру в зоне резания

при точении стали 45 резцами из твердого сплава Т15К6

(=0,3910-3 м/об, =110-3 м)

| Скорость резания, м/с | Объемная температура, 0С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип СОТС |  |  |  |  |
|  | Без охлаждения | Аквол-14 | Эмульсия ЭГТ 5%-ная | МХО-64 | ДВСЛ |
| 1,0 | 665 | 580 | 605 | 610 | 660 |
| 2,0 | 785 | 710 | 720 | 660 | 680 |
| 3,0 | 910 | 860 | 870 | 790 | 735 |
| 4,0 | 1000 | 1000 | 970 | 875 | 750 |
| 5,0 | 1050 | 1080 | 1025 | 965 | 780 |
| 6,0 | 1120 | 1160 | 1095 | 1020 | 830 |

Эти результаты можно объяснить активным охлаждающим действием полимерсодержащих СОТС на зону резания, локализацией тепловых процессов к поверхности трения, уменьшением пластических деформаций и изменением адгезионного взаимодействия на контакте. Ослабление адгезионных процессов на поверхности трения уменьшает торможение пластически деформируемых слоев по передней поверхности инструмента,  способствует более быстрому выравниванию скоростей скольжения в этих слоях и уменьшению длины участка пластического контакта. Поэтому даже при равенстве нормальных напряжений на передней поверхности соответствующие составляющие усилия резания могут быть меньше при применении активных СОТС. Полимерсодержащие СОЖ снижают температуру резания (табл.6.13). Это вызвано более высоким охлаждающим действием полимерсодержащих СОЖ из-за действия источника теплопоглощения от деструкции и полимера, а также вследствие интенсивного теплоотвода со свободных поверхностей инструмента достаточно прочной пленкой латекса.

6.8.2. Резание инструментами с улучшенными

эксплуатационными свойствами [38]

Режущие свойства инструментов могут быть улучшены за счет направленного изменения характеристик поверхностных слоев инструментального материала, когда контактные площадки инструмента будут эффективно сопротивляться различным видам изнашивания в широком диапазоне температур резания (200-10000С), обладать достаточным запасом прочности при сжатии и изгибе, эффективно сопротивляться ударным нагрузкам и знакопеременным напряжениям.

В современном инструментальном производстве широко используются различные способы улучшения режущих свойств инструментальных материалов, которые условно можно разделить на четыре большие группы:

- механические – алмазная заточка, дробеструйная обработка поверхности, обкатка и тренировка инструмента;

- термические и металлургические – высокотемпературная закалка твердых сплавов, обработка холодом, введение в материал специальных присадок, улучшающих режущие свойства инструмента;

- физико-химические – азотирование и плакирование рабочих поверхностей инструмента, плазменное азотирование и борирование, электроискровое легирование концентрированными пучками высоких энергий (электронные пучки и лазерное излучение), ионная имплантация;

- нанесение износостойких покрытий.

Механические методы

Алмазная обработка обеспечивает высокую производительность заточки, хорошее качество поверхности и существенное повышение стойкости твердосплавного инструмента. Повышение стойкости обусловлено изменениями в тонкой структуре и созданием в поверхностном слое инструмента остаточных напряжений сжатия.

Дробеструйная обработка и другие способы ударного воздействия на поверхность инструмента применяются наряду с алмазной заточкой. В результате происходит округление режущей кромки, исключающее ее микровыкрашивание при резании. Создающиеся в поверхности инструмента напряжения сжатия залегают на глубину, большую, чем при алмазной заточке.	При ударном применении инструментов из твердых сплавов и быстрорежущих сталей, по данным Краснодарского технологического университета, получено улучшение основных характеристик процесса резания – уменьшение сил резания, шероховатости поверхности и повышение стойкости: сверл из стали ВК6  – в 2 раза; из Р6М5 – в 2,2 раза, резцов из Р6М5 – в 2,7 раза, из Т15К6 – в 1,6 раза.

Суть процесса тренировки инструмента заключается в том, что перед эксплуатацией инструмента на нормативных режимах резания ему дают поработать на «щадящих» режимах. В результате этого инструментальный материал как бы вскрывает свои резервы. Происходит упорядочение структуры, примеси, сегрегированные по границам зерен, диффундируют вместе со связкой в зерна карбидов. В результате прочностные характеристики инструмента возрастают. Процесс обкатки можно стимулировать введением в зону резания дополнительного контролируемого тепла (путем электроконтактного нагрева), что само по себе приводит к повышению стойкости твердосплавного и быстрорежущего инструмента.

Термические и металлургические методы

Термические и металлургические методы облагораживания режущего инструмента обеспечивают создание на поверхности твердосплавного инструмента контролируемых размеров -фазы (до десятых долей микрометра). Достигается это путем нагрева до температур 698-1623 К в различных средах, при этом с образованием -фазы происходит окисление кобальтовой связки. В результате термическая обработка твердосплавного инструмента повышает износостойкость при резании в                      1,2-2 раза.

К металлургическим методам можно отнести введение в небольших количествах присадок, улучшающих свойства инструментального материала. Так, добавление азота и алюминия в быстрорежущую сталь повышает ее твердость и красностойкость. Одним из вариантов улучшения качества быстрорежущих сталей является изменение содержания в них углерода против традиционного. Так, увеличение в стали Р6М5 []  содержания углерода до  обеспечивает повышение твердости и стойкости инструмента. На рис.6.32 даны показатели надежности сверл диаметром 14,0 мм из сталей Р6М5 и 10Р6М5, рассчитанные по результатам лабораторных стойкостных испытаний. Из рисунка видно, что средняя стойкость сверл из стали 10Р6М5 [при Р(0,5)] на 30% выше, чем из стали Р6М5.

а) 				б)

Рис.6.32. Плотности вероятностей относительной термоЭДС  (а)

и функции надежности  (б) спиральных сверл диаметром 14 мм

из быстрорежущих сталей

К группе термических методов относится обработка инструмента при температурах ниже нуля (криогенная обработка), когда стальной инструмент после закалки охлаждается в среде жидкого азота и выдерживается при такой температуре в течение одного часа. Благодаря более полному переводу остаточного аустенита в мартенсит и исправлению возможных отклонений режима термообработки быстрорежущих сталей (перегрев при закалке, недостаточный отпуск и т.д.), обработка холодом позволяет довести количество остаточного аустенита до 1,35-0,5% и увеличить твердость быстрорежущего инструмента до 66-67 НRCЭ. По данным Краснодарского технологического университета, стойкость стального инструмента после обработки холодом повышается в 1,5-3,8 раза, снижаются усилия резания и шероховатость обработанной поверхности. Установлено положительное влияние криогенной обработки и стойкость твердосплавных резцов [38].

Физико-химические методы

К физико-химическим (химико-термическим) методам относятся методы, основанные на твердофазовом, жидкостном и газофазовом насыщении поверхностей инструмента. Наиболее распространенными из них являются:

1. Цианирование – насыщение поверхностного слоя готовых инструментов углеродом и азотом одновременно, обеспечивающее повышение твердости поверхностного слоя до 70-73 HRCЭ и теплостойкости примерно на 500С, в результате чего период стойкости инструментов возрастает в 1,5-3 раза.

2. Сульфидирование – образование в поверхностном слое сернистых соединений железа (FeS), уменьшающих силы трения при обработке и повышающих в 1,5-2 раза износостойкость инструмента.

3. Диффузионное хромирование – нанесение на поверхность слоя хрома толщиной 3-5 мкм с твердостью около 70 HRCЭ. При этом увеличивается износостойкость инструмента, уменьшается схватывание особенно при обработке легких сплавов на основе алюминия, мягких вязких сталей и пластмасс.

4. Азотирование (в плазме тлеющего разряда), обеспечивающее в зависимости от скорости насыщения азотом, регулирование структуры и свойств нитридных слоев, что увеличивает их твердость в поверхностном слое глубиной до 20 мкм и повышает износостойкость инструмента в 2-3 раза.

5. Обработка перегретым паром – благодаря образованию пленки  толщиной 2-5 мкм уменьшает адгезию между обрабатываемым и инструментальным материалами; последующий дополнительный отпуск снимает остаточные напряжения от шлифования и заточки.

При  электроискровном легировании обеспечивается высокая прочность сцепления нанесенного материала с основой и повышение стойкости инструмента и деталей машин до 2-8 раз. К недостаткам метода следует отнести высокую трудоемкость легирования и нестабильность качества наносимого слоя покрытия.

Физические методы улучшения режущих свойств

К физическим методам улучшения режущих свойств инструментальных материалов относятся «внешние» энергетическое воздействие на материал: облучение электронами высоких энергий и -квантами, ионная имплантация, лазерное облучение и др.

При облучении металлов изменяются их физико-механические свойства, возрастает прочность и твердость, снижается пластичность за счет формирования в поверхностных слоях дислокационной структуры (взаимодействия исходных вакансий с радиационными). В результате улучшаются антифрикционные свойства (рис.6.33).

Рис.6.33. Износостойкость необлученного (1)

и облученного электронами (2) образцов Армко-Fe (по Е.А.Марковскому)

Представляют определенный интерес полученные нами результаты облучения электронами высоких энергий (=5  МЭВ) пластин из твердых сплавов разных марок при различных токах. Установлено изменение структуры тонкого поверхностного слоя облученного твердого сплава глубиной до 20 мкм с изменением положения карбидных зерен  и , сориентированных по нормали к поверхности параллельно пучку электронов, без заметных следов связующей фазы – кобальта. В результате стойкость облученных пластин при токарной обработке стали 45 оказалась выше, чем необлученных (рис.6.34).

Сущность процесса ионной имплантации состоит в том, что атомы (молекулы) вещества ионизируются на заряженные ионы, затем напряженностью электрического поля им сообщается энергия (не менее 10 кЭВ), необходимая для внедрения (имплантации)  в поверхность твердого тела. В результате имплантации происходит изменение механических, физических и химических свойств облученного материала.

Рис.6.34. Функции плотности вероятностей стойкости  (кривые 1-4) твердосплавных пластин из ВК8 (форма 10114) и надежности  (кривые 1'-4’) при точении стали ШХ15: 1 и 1’ – вариант облучения №3;

2-2' – вариант облучения №2;

3-3' – вариант облучения №1;

4-4' – необлученные пластины

(=1,6 м/с; =0,1110-3 м/об; =0,510-3м)

Ионная имплантация позволяет вводить только дозированные примеси практически любых элементов в матрицу из любого материала, при этом образуются такие фазы, которые в обычных условиях известными методами получить невозможно. В качестве имплантантов, вводимых в инструментальный режущий материал используют атомы гелия, кислорода, азота, карбида бора ; дисульфида молибдена , титанита бария  и др. Взаимодействуя с атомами, составляющими структуры инструментальных материалов (, , , , , , , ), имплантанты в тонких слоях поверхности инструментальных материалов образуют бориды, карбиды, нитриды, карбонитриды и оксиды. В результате увеличивается микротвердость тонких поверхностных слоев; в них формируются напряжения сжатия, повышающие усталостную прочность; возникает барьер для протекания диффузионного переноса компонентов обрабатываемого и инструментального материала; снижается их адгезионное взаимодействие и в результате повышается стойкость различных типов инструментов, по данным В.В.Брюхова, от 1,7 до 7 раз (рис.6.35 и 6.36) [4].

| , м/мин Рис.6.35. Зависимости стойкости инструмента от скорости резания . Обрабатываемый материал – сталь ШХ15СГ, резец Т15К6 ГОСТ 19050-73. Станок мод.1Д63; , , =1,510-3 м, =0,0710-3 м/об; 1 - неимплантированные резцы; 2 - имплантированные ионами , =25 кэВ, =2,51017 ион/см2 | , м/мин Рис.7.36. Зависимости стойкости инструмента от скорости резания . Обрабатываемый материал – сталь ШХ15СГ, резец ТН20 ГОСТ 19048-73. Станок мод.1К62; , , =1,510-3 м, =0,0710-3 м/об; 1 – неимплантированные резцы; 2 - имплантированные ионами , =25 кэВ, =3,51017 ион/см2 |
| --- | --- |

Несмотря на явные достоинства методов облучения в повышении долговечности режущего инструмента, эти процессы достаточно дорогие, что препятствует их широкому практическому использованию. Более экономично упрочнение быстрорежущих сталей лазерной обработкой.

При лазерной обработке используются тепловые источники, плотность мощности которых составляет сотни кВт/см2, а время действия измеряется миллисекундами. При этом достигаются гипервысокие скорости нагрева (106 град/с) до закритических температур и значительные температурные градиенты по глубине, обеспечивающие охлаждение со скоростью 104-106 град/с. Поверхностный слой обработанных лазером сталей имеет высокодисперсное кристаллическое строении, особую структурную организацию, характеризующуюся повышенной плотностью дефектов кристаллического строения (дислокаций), дисперсионных блоков и др., что обеспечивает аномально высокую твердость поверхности порядка                     (10-12,5) ГПа.

Существуют разные варианты воздействия импульсного лазерного излучения на поверхность металла. В исследованиях ученых кафедры «Физическое и прикладное материаловедение» Донского государственного технического университета используется лазерная закалка из твердого состояния (без оплавления), закалка из жидкого состояния и лазерное легирование, а обработке подвергались углеродистые, легированные и быстрорежущие стали марок У10А, У12А, ХВГ, Р18 и Р6М5. На стальной поверхности при лазерной обработке образуется зона упрочнения толщиной 80-120 мкм, твердость и толщина которой зависит от энергии излучения и времени действия импульса, плотности мощности лазерного излучения. В результате коэффициент трения стальных образцов после лазерной закалки и лазерного легирования оказывается ниже, чем для стали после стандартной термодинамики. 	Стойкость отрезных резцов, сверл, концевых фрех после лазерного упрочнения при этом повышается в 1,5-2 раза.

Нанесение износостойких покрытий

Это направление относится к физико-химическим методам облагораживания режущих инструментов и воздействия на процесс резания, однако оно выделяется в самостоятельный блок. Этому есть несколько причин: исключительное влияние износостойких тонкослойных покрытий на износ при резании, возросшее использование упрочненных твердосплавных и быстрорежущих инструментов в металлообработке, создание технологий массового производства инструмента с покрытиями.

В промышленности нашли применение несколько методов нанесения на инструмент износостойких покрытий: термодиффузионный, разработанный во ВНИИТС; газофазный, освоенный шведской фирмой Sandvic Coromant;  ионно-плазменные методы, из них – метод конденсации из ионизированных потоков как наиболее современный. Преимущества и недостатки каждого из этих методов изложены в специальной литературе, а эффективность покрытий при резании представлена в исследованиях А.С.Верещаки, В.М.Мацевитого, А.А.Рыжкина, В.П.Табакова, Н.В.Талан-това [5, 6, 27, 40, 45, 46 и др].

Следует иметь в виду, что изначально в использовании износостойких и твердых тонкослойных покрытий на стальных и твердосплавных инструментах реализовывалась идея заставить воспринять силовые и тепловые нагрузки при резании тонким слоем изнашиваемого материала, что реализуется на практике в условиях контактного воздействия металлических тел.

В практике металлообработки широко применяются покрытия толщиной 3-10 мкм на основе карбидов, нитридов, карбонитридов тугоплавких элементов (, , , , , , ) и окислов алюминия.

Покрытие  отличается высокой твердостью, хорошим сцеплением с основой, стойкостью к окислению и повышает износостойкость инструмента прежде всего по задней поверхности. Такие покрытия наносятся на твердые сплавы и рекомендуются к применению при обработке сталей и сплавов, а также пластмасс и цветных металлов, не содержащих алюминия.

Покрытие  характеризуется практически полной инертностью к адгезии и высоким сопротивлением лункообразованию. В связи с технологическими особенностями нанесения это покрытие – единственное, применяемое для быстрорежущих сталей.

Карбонитрид титана  сочетает в себе преимущества  (высокая износостойкость и сцепляемость с основой) и  (лучшая способность противостоять лункообразованию на передней поверхности). Это покрытие выполняется многослойным с различным содержанием  и  в каждом из слоев от чистого  снизу до почти чистого  в верхней зоне покрытия при общей его толщине 7-10 мкм. Многослойность обеспечивает достаточную вязкость покрытия, а высокая износостойкость по передней поверхности позволяет эффективно обрабатывать различные конструкционные материалы.

Весьма перспективным направлением является нанесение на твердосплавные пластины многослойных композиционных покрытий (двух, трех и более слоев), состоящих из карбидов и нитридов титана, нитридов циркония и молибдена, карбидов хрома и окиси алюминия. Такие композиции имеют очень высокую стойкость, например, трехслойные покрытия  и  повышают период стойкости режущих инструментов из твердых сплавов в 3-5 раз по сравнению с инструментами без покрытий.

Опыт исследования влияния покрытия на износ инструмента показывает, что представленные выше данные об эффективности покрытий реализуются не во всех случаях резания; эффект зависит от вида инструмента, режимов резания, свойств обрабатываемых материалов, условий охлаждения и др.

Проведенный анализ исследований, в том числе выполненных в Донском государственном техническом университете, изложен в обобщенном виде в монографии первого автора пособия [40].

На износ режущего инструмента покрытие оказывает прямое, косвенное и комбинированное влияние (табл.6.14).

| Таблица 6.14 Влияние покрытий на процесс изнашивания |  |
| --- | --- |

Прямое влияние покрытий проявляется: в реализации антифрикционного эффекта (блок 1.1); в создании теплового барьера (экранирующий эффект) (блок 1.2); в повышении прочностных характеристик материала, защищаемого покрытием (блок 1.3); в торможении физико-химических процессов на контакте; окисления, диффузионного взаимодействия контролируемых при трении тел, схватывания (блок 1.4). Предполагается, что для реализации механизма прямого влияния покрытий они сохраняются на площадках контакта.

Косвенное влияние покрытий проявляется: в перераспределении тепловых потоков между контактируемыми телами (блок 2.1); в обеспечении дополнительной диссипации энергии трения свободными поверхностями материала, на который нанесено покрытие (блок 2.2); покрытие способствует выходу системы трения на режим самоорганизации при оптимальных значениях входных параметров системы трения (скорость, нагрузка) (блок 2.3); меняет закономерность пластического течения и стружкообразования при резании пластических материалов (блок 2.4); влияет на флуктуационные характеристики процесса трения (блок 2.5).

Комбинированное влияние покрытий проявляется, когда оно сохраняется по краям контактных площадок как при трении, так и при резании (блок 3.1).

Анализируя литературные данные, отметим факты неадекватного влияния покрытий на износ и стойкость режущих инструментов.

При обработке резанием обычных конструкционных материалов, независимо от типа покрытия и вида обработки, практически всегда имело место существенное повышение стойкости – в 2,3-10 и даже 35 раз при использовании покрытия ; эффективность покрытия возрастает при резании без применения смазочно-охлаждающей жидкости; использование СОЖ на масляной основе по сравнению с водными СОЖ сводит на нет влияние покрытий; наиболее эффективны покрытия из  или ; применение покрытий целесообразно при работе на средних скоростях резания; с увеличением скорости  резания коэффициент повышения стойкости  падает, в других же случаях наблюдается обратная картина; существует оптимальная толщина покрытия, определяемая экспериментально.

В условиях резания труднообрабатываемых материалов с покрытиями установлено, что стабильное, хотя и незначительное, увеличение стойкости обеспечивает при точении титановых сплавов покрытие NвС, причем с увеличением скорости резания эффективность его действия снижается; с ухудшением обрабатываемости сплава эффективность покрытий снижается, и стойкость не только не увеличивается, но даже уменьшается; покрытия  и  для жаропрочных материалов дают в большинстве случаев снижение стойкости; окись хрома и окись титана для резания труднообрабатываемых материалов неэффективны и дают в большинстве случаев снижение стойкости; стабильное увеличение стойкости обеспечивают покрытия .

Влияние состава покрытий при обработке резанием материалов различных групп обрабатываемости (конструкционные стали, жаропрочные сплавы) на характеристики процесса резания неоднозначно. По данным А.С.Верещаки и И.П.Третьякова [5], для титанового сплава ВТ14 коэффициент усадки стружки для сплава ВК6 с покрытием  оказался выше, чем для сплава ВК6 без покрытия; оказываются выше усилия резания в диапазоне невысоких скоростей резания. В этих исследованиях не показано, что при обработке обычных конструкционных и труднообрабатываемых сталей и сплавов наблюдается разная эффективность покрытия одинакового состава, хотя известно, что покрытия , ,  (или их комбинация) не дают положительного эффекта в случае резания труднообрабатываемых материалов. Более того, указывается, что покрытие  рекомендуется для фрезерования как углеродистой, так и коррозионно-стойкой стали; а покрытие  - для работы с высокими скоростями по чугуну, алюминиевым сплавам, коррозионно-стойкой стали, жаропрочным и титановым сплавам.

Как следует из табл.6.14 реализация механизмов по блокам 1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 2.2 и 3.1 предполагает полное или частичное наличие покрытий на контактных площадках инструмента и между контактируемыми материалами, и процесс трения, естественно, обусловлен тепловым состоянием зоны трения. Однако если это так, то трудно объяснить разницу в действии покрытия одного состава для обработки резанием материалов разных групп обрабатываемости.

В самом деле, если превалирует диффузионный износ, который для жаропрочных материалов должен интенсифицироваться из-за более высоких температур в зоне резания, то покрытия  (или многослойные   с верхним слоем из ),  как соединения с минимальным сродством к железосодержащим сплавом должны резко снизить диффузионную долю в общем износе инструмента, причем чем выше скорость резания и температура, тем снижение больше. Однако на практике наблюдается обратная картина, и эти покрытия максимально эффективны при обработке обычных конструкционных сталей. Если принять во внимание решающее влияние покрытий на процессы адгезионного взаимодействия (см. табл.6.14, блок 1.4.1, покрытие выполняет роль «третьего тела»), то это взаимодействие в полной мере может проявиться и проявляется лишь для ограниченных пар контактируемых материалов – «титансодержащий обрабатываемый материал - титансодержащее покрытие – инструментальный материал» (ВТ3-1-+ВК8). Покрытие  должно иметь максимальную эффективность в зоне низких и средних скоростей резания, чего не наблюдается на практике. Кроме этого залечивающий эффект покрытия (блок 1.3) (при его наличии или отсутствии в зоне) должен был проявиться независимо от  обрабатываемого материала.

Как отмечается в работах А.С.Верещаки [6], В.М.Мацевитого [27], В.П.Табакова [45], В.А.Синопальникова [43], основной физической причиной влияния покрытий на износ является снижение тепловой нагруженности материала с изменением теплового состояния изнашиваемого материала. Но если эта причина является превалирующей в оценке влияния покрытий на трение и износ, то, видимо, можно предположить ее одинаковое проявление на инструментах при обработке как обычных, так и труднообрабатываемых материалов. Однако на труднообрабатываемых сплавах применение покрытий   и  неэффективно, причем, чем хуже обрабатываемость сплава, тем отрицательный эффект больше.

Таким образом, предложенные на сегодняшний день механизмы действия тонкослойных износостойких покрытий на износ металлорежущих инструментов еще не получили достаточного физического обоснования, и пока не существует однозначных рекомендаций по оптимальному выбору вида покрытия из имеющихся на основе карбидов, нитридов, карбонитридов и оксикарбидонитридов. С учетом взаимосвязи теплового состояния материала износа влияние тонкослойных покрытий следует рассматривать под углом зрения их прямого, косвенного и комбинированного влияния на тепловое состояние инструментального материала (инструмента) с покрытием. Данные, полученные в Донском государственном техническом университете, показывают, что механизмы влияния на тепловой режим контактной зоны покрытия могут быть разделены на две группы:

1) покрытия из высокотеплопроводных материалов, интенсифицирующие процесс отвода теплоты от площадки контакта за счет теплопроводности (эффект особенно заметен при обработке малотеплопроводных материалов (высоколегированные стали, титановые сплавы) высокотеплопроводными твердыми сплавами однокарбидной группы);

2) тонкослойные износостойкие покрытия на основе нитридов, карбидов и оксидов  и других металлов, способствующие образованию на контактных поверхностях инструмента энергоемких вторичных структур, что увеличивает диссипативные возможности контактной зоны, снижает поверхностную и объемную температуру, сдвигает область оптимальных по износостойкости инструмента скоростей резания в сторону более высоких значений.

Необходимо упомянуть здесь еще об одном аспекте влияния тонкослойных покрытий на тепловое состояние инструментальных материалов через так называемые краевые эффекты. Изучением процесса контактного взаимодействия твердых сплавов с покрытиями в паре с конструкционными материалами при трении и резании было установлено, что покрытия всегда сохраняются в краевых зонах площадок контакта. Такая схема соответствует контактированию стружки с передней, а заготовки – с задней поверхностями инструмента при резании (0-1-2 – 0’1’2’, 3-4 – 3’4’ и 0-5-6, рис.6.37). Сохраняясь в краевых зонах, покрытие может влиять на тепловой режим материала при трении, причем это влияние может проявляться по-разному.

Рис.6.37. Схема контакта при резании металлов: - износ по задней поверхности инструмента; , ,  -длина, ширина и глубина лунки износа соответственно; - размер полочки; - толщина покрытия; 1-инструмент; 2-заготовка

Во-первых, на краях лунки износа (см. рис.6.37, участки 0-1-2 и           3-4) покрытие «разгружает» контакт, так как коэффициент трения по слою покрытия снижается на 15-25%, и на эту же величину уменьшается мощность теплообразования на краевых участках. Поэтому тормозится развитие во времени ширины площадки износа  при трении о контрвал или длины лунки  на передней поверхности инструмента. Несомненно, что для эффективной разгрузки контакта в краевых зонах на первый план должны выступать такие свойства покрытия, как высокая твердость, износостойкость, антифрикционность и прочность сцепления с основой. Наблюдения за площадками износа и тепловыми полями твердосплавных пластин показали, что покрытия  и  на твердых сплавах уменьшают как длину , так и глубину  лунки износа (см. рис.6.37).

Во-вторых, краевые участки покрытия могут принимать активное участие в теплоотводе из зоны трения из-за специфики процесса, когда контактная площадка ограниченных размеров формируется в полубесконечном теле. Это доказано опытами по трению твердых сплавов обычных и с покрытиями, из которых следует, что покрытие  увеличивает теплоотдачу через краевые участки, так что коэффициент теплоотдачи соответствует условиям вынужденного конвективного теплообмена для воздуха.

Таким образом, механизм влияния тонкослойных покрытий на процесс трения связан с изменением теплового состояния зоны трения, с локализацией температурного поля в изнашиваемом материале и уменьшением плотности накопленной материалом тепловой энтропии в объеме, т.е. имеет термодинамическую природу. Однако в специфических условиях контактного взаимодействия, например, при трении о материалы с невысокими механическими характеристиками (цветные металлы и их сплавы, малоуглеродистые стали), допустимо сохранение покрытия на контактной площадке и прямое влияние его на процесс изнашивания. Высокая антифрикционность даже островных участков покрытия может проявиться, к примеру, в условиях резания на операциях сверления и развертывания, где покрытие может сохраняться на направляющих ленточках и предохранять их от износа.

Разновидностью физического метода упрочнения режущего инструмента является электроакустическое напыление (ЭЛАН). Метод ЭЛАН разработан в ДГТУ профессором В.С.Минаковым и основан на использовании высококонцентрированных потоков энергии электрической искры и продольно-крутильных ультразвуковых колебаний [28]. Волновод с электродом, материал которого будет перенесен на упрощаемую поверхность, совершает продольно крутильные колебания с ультразвуковой частотой. Система управления подает разрядный импульс; в этот момент поверхность электродов нагревается. В межэлектродном. пространстве образуется микрокапля вещества анода, а на поверхности катода формируется микрованна из расплава материала катода. За счет энергии удара со сдвигом и за счет электрических сил происходит перенос материала анода на упрочняемый образец с последующим интенсивным перемешиванием расплавленного материала катода. Продольно-крутильные УЗК-колебания способствуют равномерному распределению материалов электродов в формируемом покрытии диффузии в подложку слоя покрытия, упрочнению подложки за счет интенсивной пластической деформации и измельчению структуры слоя. В результате получаем покрытие с ультрадисперсной нанокристаллической структурой.

Стойкостные испытания сверл из Р6М5 диаметром 9 мм, (=0,33 м/с, без СОЖ, сталь 3), упрочненных медью и твердым сплавом ВК8, показали снижение износа по сравнению с неупрочненным инструментом, в 2-2,5 раза. Автор способа ЭЛАН считает, что основная причина повышения износостойкости сверл, упрочненных медью, замечается в измельчении структуры покрытия, вплоть до получения в покрытии локальных участков наноструктуры [28].

Рекомендуемая литература

- Бершадский Л.И. Трение как термодинамический феномен // Докл. АН УССР. Серия А, 1977. - №6. – С.505-509.

- Бокштейн Б.С. Диффузия в металлах. – М.: Металлургия, 1987.             – 297 с.

- Бокштейн Б.С., Бокштейн С.З., Жуковицкий А.Д. Термодинамика и кинетика диффузии в твердых телах. – М.: Металлургия, 1974. –              280 с.

- Брюхов В.В. Повышение стойкости инструмента методом ионной инплантации. – Томск: Изд-во ШТЛ, 2003. – 120 с.

- Верещака А.С., Третьяков И.П. Режущие инструменты с износостойкими покрытиями. – М.: Машиностроение, 1986. – 190 с.

- Верещака А.С. Основные аспекты применения и совершенствования режущих инструментов с износостойким покрытием // СТИН. – 2000 - №9. – С.37-40.

- Выродов И.П., Мелехин И.Ф. Элементы циклического изнашивания табакорезательных ножей в аспекте линейной феноменологической термодинамики необратимых процессов. // Прогрессивные технлогические процессы в машиностроении: Труды Краснодар. политехн. ин-та, вып.78. – Краснодар, 1978. – С.20-28.

- Грановский Г.И., Грановский В.Г. Резание металлов. – М.: Высшая школа, 1985. – 304 с.

- Гуревич Д.М. Адгезионно-усталостное изнашивание твердосплавного режущего инструмента // Вестник машиностроения. – 1986. - №5. – С.43-45.

- Дубинин А.Д. Энергетика трения и износа деталей машин. – М., Киев: Машгиз, 1963. – 137с.

- Жилин В.А. Субатомный механизм износа режущего инструмента. – Ростов н/Д: Изд-во РГУ, 1973. – 105 с.

- Зорев Н.И., Вирко Н.В. Стойкость и производительность торцевых фрез при смещении заготовки относительно фрезы // Сб. тр. ЦНИИТМАШ. Кн.82. – М.: Машгиз, 1957. – С.28-32.

- Имангулов Р.Х. Влияние газовой среды и вакуума на контактные явления в процессе трения и резания маталлов: Автореф. дис…. канд. техн. наук. – Ростов н/Д, 1979. – 24 с.

- Кабалдин Ю.Г. Структурно-энергетический подход к процессу изнашивания твердых сплавов // Известия вузов. Мащиностение. – 1986. - №4. – С.127-131.

- Кацев П.Г. Статистические методы исследования режущего инструмента. – М.: Машиностроение, 1968. – 156 с.

- Ким В.Н. Повышение эффективности упрочняющих технологий за счет резервов структуры приспосабливаемости режущего инструмента: Автореф. дис…. д-ра техн. наук. – Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 1994.  – 37 с.

- Колев Н.С. К вопросу об окислительном износе твердосплавного инструмента // Технология сельскохозяйственного машиностроения. – Ростов н/Д: Изд-во РГУ, 1965. – С.189-195.

- Колев Н.С. Расчет интенсивности износа твердосплавного инструмента // Вопросы точности и конструирования в машиностроении: Труды Сев.-Кав. горн.-металлург. ин-та. – Орджоникидзе, 1968, вып.XXIII. – С.96-99.

- Колев Н.С., Рыжкин А.А., Дмитриев В.С. Установка для изучения процесса резания в вакууме // Известия вузов. Машиностроение, 1970. - №12. – С.151-158.

- Костецкий Б.И. и др. Поверхностная прочность материалов при трении. – Киев: Техника, 1976.

- Крагельский И.В. Трение и износ. – М.: Машгиз, 1968.

- Крагельский И.В., Непомнящий Е.Ф., Зюльков М.М. Оценка стойкости резцов, основанная на теории усталостного износа // Уральская юбил. науч. сессия по итогам науч.-иссл. работ в области машиностроения: Сб. докл. - Курган, 1967. – С.69-71.

- Кузнецов В.Д. Физика твердого тела. Т.III. – Томск: Красное знамя, 1944. – 732 с.

- Кук и Наяк. Влияние температурных воздействий на износ резца // Труды американского общества инженеров-механиков. Серия В «Конструирование и технология машиностроения». – 1966. – Т.88. - №2. – С.82-90.

- Лоладзе Т.Н. Износ режущего инструмента. – М.: Машгиз, 1958. - 356 с.

- Лоладзе Т.Н. Прочность и износостойкость режущего инструмента. – М.: Машиностроение, 1982. – 320 с.

- Мацевитый В.М. Покрытия для режущих инструментов. – Харьков: Вища школа, 1987. – 128 с.

- Минаков В.С., Кочетов А.Н. Физическая модель электроакустического напыления // Диагностика и управление в технических системах: Межвуз. сб. науч. ст. – Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 1998. – С.17-19.

- Новый заменитель быстрорежущей стали / Н.И. Ермольев, А.А.Рыжкин, П. М. Сапов, Э. Д. Светова // Вуз, лаборатория, завод. - Ростов н/Д: Ростов. кн. изд-во, 1963. - С. 52-57.

- Панкин А.В. Обработка металлов резанием. – М.: Машгиз, 1961. – 820 с.

- Полетика М.Ф. Пушных В.А. К теории адгезионного износа режущих инструментов // Пути интенсификации  производственных процессов при механической обработке. – Томск, 1979. – С.52-56.

- Развитие науки о резании металлов / Бобров А.Ф. и др., под ред. Н.Н.Зорева. – М.: Машиностроение, 1967. – 416 с.

- Рыжкин А.А. Влияние электрического тока на износ при резании // Электрические явления при трении и резании металлов. – М.: Наука, 1969. – С.70-81.

- Рыжкин А.А. Дмитриев В.С. О влиянии электрического тока на износ твердого сплава // Металлорежущие станки и прогрессивные методы обработки металлов резанием / РСИХМ. – Ростов н/Д, 1977. – С.112-119.

- Рыжкин А.А. Обработка материалов резанием: физические основы. – Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 1995. – 241 с.

- Рыжкин А.А., Слюсарь Б.И., Шучев К.Г. Основы теории надежности. – Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2002. – 182 с.

- Рыжкин А.А. Цельные твердосплавные сверла для обработки жаропрочных сталей// Станки и инструмент. – 1968. - №6. – С.26-28.

- Рыжкин А.А., Дмитриев В.С. и др. Физические основы обработки материалов резанием. – Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 1996. – 352 с.

- Рыжкин А.А., Мальсагов А.А., Смирнов И.Н. Об одном ускоренном методе нахождения формул скорости резания // Станки и резание металлов: Сб.ст. / РИСХМ. - Ростов н/Д, 1970. – С.35-40.

- Рыжкин А.А. Теплофизические процессы при изнашивании инструментальных режущих материалоы. – Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2005. – 311 с.

- Сафонов Н.А. Термодинамическая теория резания металлов // Вестник металлопромышленности. – 1930. – Ч.I. - №2. – С.45-64. – Ч.II. - №9-10. – С.16-42.

- Семенов А.П. Схватывание металлов. – М.: Машгиз, 1958. – 280 с.

- Синопальников В.А., Гурин В.Д. Тепловые условия работы быстрорежущего инструмента с покрытиями из нитрида и карбида титана // Станки и инструмент. – 1983. - №1. – С.14-16.

- Солоненко В.Г. Повышение роботоспособности режущих инструментов. – Краснодар, Ростов н/Д: Изд-во КубГТУ, 1997. 223 с.

- Табаков В.П. Исследования влияния состава износостойкого покрытия на контактные тепловые процессы и изнашивание режущего инструмента // Физика процесса при резании металлов / ВгТУ. – Волгоград, 1996. – С.201-209.

- Талантов Н.В. Физические основы процесса резания, изнашивания и разрушения инструментов. – М.: Машиностроение, 1992. – 240 с.

- Хрущев М.М. Закономерности абразивного изнашивания // Износостойкость: Сб. статей. – М.: Наука, 1975. – С.5-28.

- Шустер Л.Ш. Адгезионное взаимодействие режущего инструмента с обрабатываемым материалом. – М.: Машиностроение, 1988. – 96 с.

- Шучев К.Г., Рыжкин А.А., Филипчук А.И., Климов М.М. Взаимосвязь характеристик температурного поля пары трения с интенсивностью изнашивания // Трение и износ. – 1985. – Т.6. - №1. – С.153-157.

- Яковлев Г.М. Некоторые вопросы скоростного точения и фрезерования. – Минск: Госиздат БССР, 1960. – 358 с.

- Якубов Ф.Я. Энергетические соотношения процесса механической обработки материалов. – Ташкент: ФАН, 1985. – 105 с.

- Battacharyya A., Ghosh A., Ham J. Analisis of the wear. Applications of flank wear model // Transactions of AMSE, 1970, B 92, 1. - pp.109-114.

- Vierrege G. Zerspannung det Eisenwerkstoffe. – Verlag Stahleisen. – 2Auflage, Düsseldorf, 1970. – S.81-83.

7. КАЧЕСТВО ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

7.1. Понятие качества обработанной поверхности

Под качеством поверхности детали понимают свойства ее поверхностного слоя, которые формируются в результате воздействия на поверхность одного или нескольких последовательно применяемых технологических методов обработки. Качество поверхности определяется геометрическими и физико-механическими характеристиками металла, образующего поверхностный слой. Классификация показателей качества поверхности деталей показана на рис. 7.1.

Рис. 7.1. Классификация показателей качества поверхности деталей

Шероховатостью поверхности называют совокупность неровностей профиля поверхности с относительно малыми шагами, рассматриваемых в пределах участка, длина которого равна базовой длине. Параметры шероховатости регламентированы ГОСТ 2789-73. В соответствии с этим стандартом количественная оценка шероховатости поверхности (рис.7.2) может производиться по шести параметрам:

Rа - среднее арифметическое отклонение профиля;

Rz - высота неровностей профиля по десяти точкам;

Rmax - наибольшая высота неровностей профиля;

Sw - средний шаг неровностей профиля;

S - средний шаг местных выступов профиля;

tp - относительная опорная длина профиля.

Необходимо отметить, что в ряде случаев большое значение имеет направление неровностей на поверхности обработанной детали, что необходимо оговаривать в технических условиях и обозначать на чертежах деталей.

а)

б)

в)

Рис. 7.2. Оценка шероховатости и волнистости поверхности:

а - к определению шероховатости; б - рельеф поверхности; в – волнистость

На эксплуатационные показатели поверхностей деталей оказывают существенное влияние и параметры шероховатости, не предусмотренные ГОСТ 2789-73: радиусы закругления вершин и впадин профиля, углы наклона образующих неровностей и др. При этом необходимо иметь в виду, что требования к шероховатости поверхности должны быть обоснованными и должны устанавливаться с учетом функционального назначения деталей. В большинстве случаев для этого достаточно нормировать только один параметр (Ra или Rz).

Волнистость поверхности представляет совокупность периодически повторяющихся неровностей на поверхности детали. Причинами появления волнистости являются недостаточная жесткость и колебания в технологической станочной системе. У микрорельефа поверхности (шероховатости) отношение шага к высоте неровностей не превышает 50, а макрорельефа (волнистости)  -  отношение шага волны к ее высоте  значительно больше: 50  Sw / Wz  1000.

На рис. 7.2, б, в представлены схемы волнистости. Высота волнистости Wz определяется как среднее арифметическое из пяти ее значений Wi, измеренных на длине участка Lw, равного не менее пяти действительным наибольшим шагам волнистости Sw:

.

Средний шаг волнистости Sw есть среднее арифметическое расстояние Swi между одноименными сторонами соседних волн, измеренных по средней линии профиля mw:

.

Характеристикой волнистости является ее наибольшая высота Wmax как расстояние между наивысшей и наинизшей точками профиля в пределах Lw, измеренное на одной полной волне.

К отклонениям формы относятся: отклонения от прямолинейности в плоскости (выпуклость, вогнутость), отклонения от круглости (овальность, огранка) и отклонения от цилиндричности (конусообразность, бочкообразность, седлообразность). Отклонения и допуски формы регламентированы ГОСТ 24642-81.

Обработка резанием приводит к пластическому деформированию в зоне обработки и изменению физико-механических характеристик поверхностного слоя. Тонкий поверхностный слой деталей машин имеет иные механические, физические, химические свойства и напряженное состояние, чем в глубинной части металла. Глубина поверхностного слоя в зависимости от вида обработки и свойств обрабатываемого материала находится в пределах от десятых долей микрометра до десятых долей миллиметра, оказывая большое влияние на работоспособность деталей машин. Разница в свойствах тонких поверхностных слоев и сердцевины обусловлена суммой механических, тепловых, физических и химических воздействий на поверхность металла при обработке резанием.

7.2. Механизм возникновения шероховатости

обработанной  поверхности

Профиль поверхности, обработанной инструментом, имеет регулярно повторяющиеся выступы и впадины, с той или иной точностью копирующие форму режущей кромки. Высота и форма остаточных микронеровностей обработанной поверхности зависит от положения режущих кромок инструмента относительно обработанной поверхности и от вибраций в технологической системе. Образование неровностей поверхности в первом приближении можно представить как след рабочего движения режущей кромки (или кромок) инструмента в поверхностном слое металла. Такой профиль обычно называют регулярным [1, 4, 5].

а)                                                        б)

в)                                                        г)

Рис. 7.3. Схема образования шероховатости поверхности:  а - при точении; б - при цилиндрическом фрезеровании; в - расчетный (1) и действительный (2) профили; г - расчетный профиль с учетом радиуса вершины резца

При изучении шероховатости поверхности рассматривают расчетные и действительные микронеровности высотой Rz (рис. 7.3).

Под расчетными неровностями понимают такие, высота и форма которых могут быть определены геометрически при следующих допущениях:

1) обрабатываемый материал считается абсолютно недеформируемым;

2) технологическая система абсолютно жесткой;

3) лезвия инструмента представляют собой геометрические линии.

Действительные неровности возникают на обработанной поверхности после прохода режущего инструмента.

На расчетный профиль шероховатости влияет геометрия инструмента: главный и вспомогательный углы в плане  и 1, радиус вершины резца rв, а также подача S.

Исходя из геометрических соображений расчетная высота неровностей для резца с незакругленной вершиной

.

При обработке резцами, вершины которых закруглены радиусом rв (рис. 7.3,г), рекомендуется использовать формулы, приведенные в табл.7.1.

Таблица 7.1

Схема расчета высоты неровностей

| Вспомогательный угол в плане  С | Главный угол в плане  С |  |
| --- | --- | --- |

При фрезеровании цилиндрическими фрезами используют эмпирическую зависимость

,

а при тонком точении - формулу

,

где amin - минимальная толщина среза.

Из приведенных формул следует, что чем больше S, и 1 и меньше rв, тем высота неровностей больше.

Реальные неровности по форме и высоте отличаются от расчетных (см. рис. 7.3, г). По сравнению с расчетным действительный микропрофиль теряет свою регулярность. При этом Rz > Rz расч, и это обусловлено:

1) пластическим течением металла в направлении остаточного гребешка;

2) колебаниями детали и инструмента во время обработки;

3) трением задних поверхностей инструмента о поверхность резания;

4) неровностями лезвий инструмента, которые возрастают по мере его изнашивания.

Поэтому реальное значение Rz находятся как

Rz = Rz расч + Rz ,

где  Rz = Rz пл + Rz упр + Rz зад + Rz изн + Rz в . В этой зависимости: Rz пл - приращение высоты неровностей вследствие пластической деформации; Rz упр - приращение, вызванное упругим восстановлением поверхностного слоя; Rz зад - приращение за счет трения задней поверхности инструмента по обработанной поверхности; Rz изн - изменение высоты неровностей от износа режущей кромки; Rz в - приращение высоты неровностей из-за вибраций инструмента и обрабатываемой детали.

На высоту реальных микронеровностей влияют те же факторы, что и на высоту расчетных неровностей. При уменьшении подачи (толщины срезаемого слоя), углов в плане инструмента и увеличении радиуса при вершине Rz уменьшается. Из рис.7.4 видно, при продольном точении (сталь 45; резец Т15К6; =45; 1=20; rв=1,75 мм) при S < 0,5 мм/об влияние подачи на высоту микронеровностей заметно снижается, и поэтому при обработке с малыми подачами снизить шероховатость обработанной поверхности уменьшением подачи труднее, чем при обработке с большими подачами.

Рис. 7.4. Зависимость Rz  от величины подачи: 1 - =15,3м/мин; 2 - =25м/мин;          3 - =41,1м/мин;  4 - =66,6м/мин [6]

На величину Rz оказывают влияние и другие факторы, которые влияют на условия трения и деформирования. К ним относятся механические свойства обрабатываемого материала, скорость резания и свойства СОТС. Глубина резания (ширина срезаемого слоя) и передний угол инструмента на величину Rz значительного влияния не оказывают.

Рис.7.5. Влияние скорости резания на высоту микронеровностей: 1 - материал, склонный к наростообразованию; 2 – материал, не склонный к наростообразованию [6]

При обработке более твердых материалов высота микронеровностей получается меньше, чем при обработке мягких. Вязкие и пластичные материалы более склонны к пластическим деформациям и при обработке резанием дают более грубые поверхности. Недостаточная жесткость технологической системы и возникающие вибрации вызывают перемещения лезвия инструмента относительно обрабатываемой поверхности детали, что ведет к увеличению шероховатости.

Влияние скорости резания на высоту микронеровностей (рис. 7.5) проявляется по-разному в зависимости от того, склонен или нет обрабатываемый материал к наростообразованию. Если материал не склонен к наростообразованию (рис.7.5, кривая 1, сталь У10А), то по мере увеличения скорости резания высота неровностей непрерывно уменьшается. Это связано с уменьшением объема пластической деформации и среднего коэффициента трения. Влияние скорости резания в этом случае не особенно сильно. Если материал склонен к наростообразованию (рис. 7.5, кривая 2, сталь Ст.3), то высота неровностей находится в прямой зависимости от высоты нароста. Величина Rz достигает максимального значения при наибольшем наросте и затем уменьшается до значений расчетной высоты микронеровностей. При увеличении скорости резания свыше 120 м/мин она практически не оказывает влияния на Rz.

Рис.7.6. Влияние СОТС на высоту неровностей при обработке:

1 - без охлаждения; 2 - с маслом; 3 - с водой;

4 - с четыреххлористым углеродом [1]

Результаты исследований и производственный опыт показывают, что применение СОТС способствует улучшению микрогеометрии обработанной поверхности и уменьшению износа инструмента. На рис. 7.6 показано влияние смазывающе-охлаждающих жидкостей на высоту микронеровностей Rz по сравнению с резанием всухую (кривая 1). При этом наблюдается уменьшение величины Rz, а при скоростях резания больше 50 м/мин влияние СОТС сильно снижается, и различие во влиянии различных жидкостей нивелируется. Ослабление действия жидкости при увеличении скорости резания связано как с уменьшением времени физико-химического воздействия жидкости, так и с затруднением проникновения ее на переднюю поверхность вследствие большей стабильности положения границы заторможенного слоя на передней поверхности инструмента.

7.3. Формирование свойств поверхностного слоя

металла при обработке резанием

При резании поверхностный слой обрабатываемой детали пластически деформируется и изменяются его физико-механические свой-       ства [1]:

- повышаются все характеристики сопротивления пластической деформации (пределы прочности и текучести, твердость и микротвердость);

- понижается пластичность (относительное удлинение и поперечное сужение);

- появляются упругие искажения кристаллической решетки, что создает препятствия перемещению дислокаций;

- изменяется форма и ориентация зерен и образуется текстура;

- появляются трещины внутри зерен и между ними;

- снижается плотность материала;

- повышается омическое сопротивление;

- изменяются усталостная прочность и износостойкость;

- снижается коррозионная стойкость.

Повышение прочностных свойств и твердости металла при его пластическом деформировании называют наклепом. Хотя пластическая деформация поверхностного слоя может характеризоваться многими показателями, чаще всего физико-механические свойства материала поверхностного слоя оцениваются тремя основными показателями:

1) степенью наклепа поверхностного слоя Hv, вычисляемой как отношение разности наибольшей микротвердости наклепанного слоя Hvн и микротвердости ненаклепанного материала (сердцевины) Hvc к Hvc:

;

2) глубиной наклепанного слоя hн;

3) величиной, характером распределения и знаком остаточных внутренних напряжений, действующих в поверхностном слое детали.

Исследования пластически деформированного поверхностного слоя при резании показывают, что между степенью наклепа и его глубиной существует связь:

hн  kHv,

где k - коэффициент пропорциональности, зависящий от свойств материала детали и условий резания.

А.М. Даниэлян предложил расчетный метод определения глубины наклепанного слоя, базирующийся на решении отдельных задач теории пластичности [2]. При несвободном резании острым резцом глубина наклепа

,

где Ф - угол сдвига;  - главный угол в плане.

Зависимость справедлива при S / t < 0,3.

В большинстве случаев расчетная глубина наклепанного слоя удовлетворительно согласуется с экспериментальными данными.

Остаточные напряжения и наклеп являются следствием действия сил резания, нагрева материала обрабатываемой детали и структурных превращений. Для металлического инструмента остаточные напряжения в поверхностном слое большинства конструкционных материалов образуются главным образом под действием силового поля. Температура имеет второстепенное значение. При обработке хрупких материалов остаточные напряжения - сжимающие, а при обработке пластичных материалов - чаще всего растягивающие. При высокотемпературном режиме (обработка жаропрочных и жаростойких материалов) остаточные напряжения формируются вследствие высокой температуры поверхностного слоя и являются всегда растягивающими.

Рис. 7.7. Остаточные напряжения и микротвердость

поверхностного слоя материала [1]

На рис.7.7 представлена эпюра изменения остаточных напряжений по нормали к обработанной поверхности. В слое толщиной 1-4 мкм (зона I) действуют сжимающие напряжения. В зоне II, протяженность которой зависит от режима резания и переднего угла инструмента, действуют растягивающие напряжения. Протяженность зоны II в 10 и более раз превосходит размеры зоны I, и поэтому состояние поверхностного слоя определяют характер и величина напряжений в зоне II; в зоне III действуют сжимающие напряжения, уравновешивающие действие остаточных напряжений первых двух зон. Распределение величины остаточных напряжений и микротвердости по глубине поверхностного слоя представлено на рис.7.8. Наличие растягивающих напряжений в поверхностном слое ухудшает его качество, так как при этом снижается усталостная прочность; если остаточные напряжения превысят предел прочности материала обрабатываемой детали, это может привести к образованию поверхностных трещин.

Рис.7.8. Распределение остаточных напряжений и микротвердости по глубине поверхностного слоя: сталь 12Х18Н9Т; резец ВК8;          =75 м/мин; S = 0,09 мм/об; t = 0,5 мм  (по А.Д.Макарову)

Рис.7.9. Влияние скорости резания на степень наклепа и максимальные остаточные напряжения: сталь 12Х18Н9Т; резец ВК8; =75м/мин; S=0,09 мм/об; t=0,5мм (по А.Д.Макарову)

Главным фактором, определяющим параметры наклепанного слоя, остаточные напряжения и параметры тонкой структуры материала поверхности детали, является скорость резания. На рис. 7.9 представлены результаты экспериментальных исследований влияния скорости резания на остаточные напряжения и степень наклепа при токарной обработке.

Рекомендуемая литература

- Вульф А.М. Резание металлов. – Л.: Машиностроение, 1973. – 496 с.

- Даниэлян А.М. Теплота и износ инструмента в процессе резания металлов. – М.: Машгиз, 1954. – 276 с.

- Макаров А.Д. Оптимизация процессов резания. – М.: Машиностроение, 1976.             – 278 с.

- Панкин А.В. Обработка металлов резанием. – М.: Машгиз, 1961. – 520 с.

- Подураев В.Н. Резание труднообрабатываемых материалов: Учеб. пособие для вузов. – М.: Высшая школа, 1974. – 587 с.

- Рыжкин А.А., Дмитриев В.С. и др. Физические основы обработки материалов резанием. – Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 1996. – 352 с.

- Трент Е.М. Резание металлов. – М.: Машиностроение, 1980. – 264 с.

8. ОБРАБАТЫВАЕМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ РЕЗАНИЕМ

8.1. Основные характеристики обрабатываемости

Под обрабатываемостью материалов понимают их способность подвергаться обработке резанием [2].

Обрабатываемость материала - это сложное комплексное технологическое свойство, которое оценивается по совокупности частных показателей (параметров), каждый из которых характеризует влияние обрабатываемого материала на конкретную характеристику процесса резания.

Основными показателями, характеризующими обрабатываемость, являются:

1) уровень скоростей резания, обеспечивающий:

- требуемый период стойкости инструмента,

- минимальную интенсивность изнашивания инструмента или минимальный относительный поверхностный износ,

- минимальную себестоимость обработки;

2) возможность или легкость получения необходимой точности обработки на чистовых и отделочных операциях;

3) возможность получения обработанных поверхностей с заданной шероховатостью и другими характеристиками качества поверхностного слоя: глубина и степень наклепа, отсутствие трещин, прижогов и других дефектов поверхностного слоя, величина и знак остаточных напряжений в поверхностном слое заготовки и др.;

4) уровень сил резания и потребляемая мощность;

5) тип стружки и условия ее отвода из зоны резания;

6) отсутствие вредных воздействий на окружающую среду и человека-оператора.

Говоря о характеристиках обрабатываемости материалов, следует отметить следующие важные моменты. Прежде всего, единой универсальной характеристики обрабатываемости не существует. Материал, обладающий высоким уровнем обрабатываемости по одному из перечисленных показателей, например, по уровню скоростей резания, может обладать низкими технологическими свойствами по другим показателям, например, трудно обеспечить требуемые параметры шероховатости, высокие усилия резания, трудноудаляемая стружка, пирофорность материала, выделение токсичных газов и пылевых частиц при обработке и др.

В зависимости от вида и характера обработки, особенностей технологического процесса и применяемых средств технологического оснащения значимость различных характеристик обрабатываемости может быть различной (табл.8.1). В таблице показатели обрабатываемости ранжированы по степени значимости.

Таблица 8.1

Показатели обрабатываемости в различных условиях обработки

| Черновая обработка | Чистовая обработка | Обработка на автоматах |
| --- | --- | --- |
| Уровень скоростей резания | Шероховатость | Тип стружки |
| Силы и мощность резания | Точность | Шероховатость |
| Тип стружки | Тип стружки | Точность |
| Шероховатость | Уровень скоростей резания | Уровень скоростей резания |
| Точность | Силы и мощность резания | Силы и мощность резания |

Оценки параметров, характеризующих обрабатываемость, имеют относительный характер и приводятся в нормативной и справочной литературе по отношению к какому-либо материалу, принятому за эталон в данной группе обрабатываемых материалов. Например, для показателей обрабатываемости сталей за эталон приняты стали углеродистые, качественные, с содержанием углерода < 0,4 % и в = 750 МПа.

Характеристики обрабатываемости обычно относят к определенной группе инструментальных материалов, а обрабатываемость может значительно отличаться для различных видов обработки резанием (точение, сверление, фрезерование, протягивание и др.).

Независимо от вида и характера обработки, а также требований к качеству обрабатываемых поверхностей деталей производительность и стоимость обработки определяются уровнем целесообразных скоростей резания. В связи с этим наиболее распространенной количественной характеристикой обрабатываемости материала является скорость резания т, соответствующая заданному периоду стойкости инструмента Т (в качестве характеристики обрабатываемости материалов при точении принят показатель 60 - скорость резания, соответствующая периоду стойкости резца Т=60 мин).

Физико-механические, структурные, теплофизические, химические и другие свойства обрабатываемого материала оказывают влияние на показатель обрабатываемости т в той степени, в какой они влияют на его истирающую способность и температуру резания.

8.2. Способы улучшения

обрабатываемости материалов

Для улучшения характеристик обрабатываемости материалов применяют следующие способы.

Использование оптимальных составов СОТС. Технологические среды, обладая смазывающим, охлаждающим, моющим и пластифицирующим действием (см. раздел 6.8.1), снижают температуру в зоне резания, уменьшают трение на контактных поверхностях инструмента, снижают сопротивление обрабатываемого материала пластическому деформированию, способствуют образованию на контактных площадках режущих лезвий тонкопленочных защитных структур и т.д. В результате этого характеристики обрабатываемости существенно улучшаются: снижаются усилия и мощность резания, повышается скорость т , уменьшается высота микронеровностей и волнистость обработанной поверхности.

Подвод в зону резания дополнительной энергии. Этот способ широко используется при резании труднообрабатываемых материалов. В частности, производится их обработка в нагретом состоянии, с наложением электрических и магнитных полей, с использованием принудительных колебаний определенной частоты и т.п. (см. раздел 12.1.1).

Регулирование микроструктуры обрабатываемого материала термической обработкой и обработкой давлением. Для каждой группы материалов можно подобрать такой вид и режим термической обработки (отжиг, нормализация, старение, закалка) и обработки давлением, который обеспечит оптимальную для резания этих материалов в определенных условиях микроструктуру (фазовый состав материала, дисперсность и распределение фазовых составляющих) и уровень физико-механических свойств.

Введение в состав обрабатываемого материала специальных присадок. Известны два механизма действия присадок, способствующих улучшению обрабатываемости. В первом случае снижаются коэффициент трения и интенсивность изнашивания на контактных поверхностях лезвий инструмента, повышается скорость т , уменьшается шероховатость за счет смазочного действия материала присадок (свинец) или неметаллических твердых смазочных соединений (сульфиды, селениды, теллуриды, сульфоселениды), образующихся в результате химического взаимодействия присадок с компонентами обрабатываемого материала. Во втором случае присадки, являясь концентраторами напряжений, способствуют охрупчиванию материала, снижают силы и температуру резания. Кроме искусственно вводимых присадок, на обрабатываемость металлических материалов в значительной мере влияют неметаллические включения, появляющиеся во время различных стадий металлургического процесса от взаимодействия со шлаком, огнеупорами, раскислителями и др.

8.3. Обрабатываемость металлических материалов

8.3.1. Обрабатываемость углеродистых и легированных

конструкционных и инструментальных сталей

Обрабатываемость углеродистых сталей в первую очередь зависит от содержания в них углерода. Наилучшую обрабатываемость имеют термически необработанные стали с содержанием углерода 0,2-0,3%; при меньшем или большем содержании углерода обрабатываемость непрерывно ухудшается. Сера и фосфор, ухудшая эксплуатационные свойства углеродистых сталей, при определенном их содержании используются как присадки, улучшающие обрабатываемость. Например, добавки серы в количестве 0,08-0,3% и фосфора до 0,15% значительно повышают обрабатываемость низкоуглеродистых сталей. То же самое можно сказать и о марганце, если его содержание в стали не превышает 1,5% . Вследствие этого автоматные стали марок А11, А12, А35, А30Г и другие по ГОСТ 1414-75, содержащие в незначительных количествах серу, фосфор и марганец, имеют скорость 60 в 1,2-1,5 раза большую, чем низкоуглеродистые качественные стали по ГОСТ 1050-84, принятые за эталон. В качестве присадки, улучшающей обрабатываемость автоматных сталей, также используется свинец (марка АС14), который присутствует в структуре стали в двух модификациях: в виде мелких обособленных частиц, произвольно расположенных в матрице металла, и в виде комплексных соединений Mn-Pb. Свинец характеризуется низкой температурой плавления, поэтому кроме охрупчивающего действия он создает на контактных площадках инструмента граничную смазочную пленку, снижающую трение и истирающую способность обрабатываемого материала.

Влияние легирующих элементов на обрабатываемость сталей определяется их способностью растворяться в феррите и образовывать карбиды или интерметаллиды различного состава и твердости. Элементы, растворяющиеся в феррите, упрочняют его, повышают вязкость и, как следствие, ухудшают обрабатываемость стали. Увеличение процентного содержания легирующих элементов, образующих карбиды и другие твердые химические соединения, приводит к снижению обрабатываемости сталей, в основном за счет повышения истирающей способности материала.

На обрабатываемость сталей, имеющих ферритную основу, наиболее сильно влияет содержание кремния, образующего силикатные абразивные включения; значительно слабее снижают обрабатываемость этих сталей добавки хрома, вольфрама, ванадия и молибдена; практически не влияют на обрабатываемость марганец и никель.

На обрабатываемость сталей и сплавов, имеющих аустенитную и хромоникелевую основу, наиболее сильно влияют углерод, алюминий, титан и кремний, более слабо - молибден, кобальт, марганец, хром и вольфрам, практически не влияют никель, ниобий и ванадий.

Обрабатываемость конструкционных сталей в значительной мере зависит от металлургических факторов: способов изготовления и прокатки. Конверторные низкоуглеродистые стали, для которых характерно большое содержание серы и фосфора, обрабатываются значительно лучше, чем стали, выплавленные в мартеновских и электрических печах, в которых серы и фосфора меньше. Обрабатываемость спокойных сталей с контролируемым размером зерна выше, чем полуспокойных и особенно кипящих. Значительно ухудшается обрабатываемость при использовании во время сталеварения в качестве раскислителей алюминия и кремния, так как образующиеся алюминаты и силикаты повышают истирающую способность стали. Холоднокатаная углеродистая сталь с содержанием углерода до 0,3% имеет обрабатываемость лучшую, нежели горячекатаная; обрабатываемость горяче- и холоднокатаных сталей с содержанием углерода 0,3-0,4% одинакова; если содержание углерода превышает 0,4%, то холоднокатаная сталь обрабатывается хуже, чем горячекатаная.

Значительное влияние на обрабатываемость сталей оказывают термическая обработка и микроструктура. Наилучшей обрабатываемостью обладает перлит. Истирающая способность и обрабатываемость перлита зависит от формы цементита. В зернистом и точечном перлите цементит имеет форму мелких шарообразных зерен, поэтому истирающая способность стали ниже, а уровень скоростей т выше, чем при обработке сталей со структурой пластинчатого перлита. В то же время пластинчатый перлит обеспечивает меньшую шероховатость обработанной поверхности, поэтому для финишных операций эта структура предпочтительней. Еще более высокой истирающей способностью и, как следствие, низкой обрабатываемостью по уровню скоростей т обладают стали, имеющие структуру сорбитообразного перлита, сорбита, троостосорбита, троостита, мартенсита и аустенита. По показателю шероховатости обработанной поверхности, приоритетному при чистовой обработке, лучшей обрабатываемостью обладают стали с низким содержанием свободного феррита, еще лучшей - стали, имеющие структуру троостосорбита и сорбита с высокой твердостью.

На обрабатываемость сталей оказывает также влияние размер зерна и распределение структурных составляющих. Крупнозернистые стали обладают лучшей обрабатываемостью по уровню скоростей резания, однако с увеличением размеров зерна растет шероховатость обработанной поверхности. В малоуглеродистых сталях крупные скопления феррита значительно ухудшают обрабатываемость. В инструментальных легированных и быстрорежущих сталях, характерных весьма высоким содержанием легирующих элементов и наличием в структуре свободных карбидов, обрабатываемость значительно ухудшается, если карбиды расположены в виде крупных скоплений или сетки. Наилучшей для обработки резанием структурой этих сталей является зернистый перлит с равномерно расположенными мелкими карбидами. Такую структуру получают проковкой заготовок и сфероидизирующим отжигом.

8.3.2. Обрабатываемость чугунов

Обрабатываемость чугунов определяется в первую очередь их микроструктурой, в зависимости от которой они подразделяются на следующие группы: ферритные, содержащие феррит и графит; перлитные, содержащие перлит и пластинчатый графит; перлитные ковкие и сверхпрочные, содержащие перлит и сфероидальный графит; половинчатые, содержащие перлит, графит и цементит; белые, содержащие перлит и цементит. Обрабатываемость чугунов ухудшается по мере того, как углерод из свободного состояния (графит) переходит в связанное (цементит), обладающее повышенной истирающей способностью.

На обрабатываемость чугуна влияет также размер и форма частиц графита и цементита [1]. Наилучшая обрабатываемость достигается при наличии небольших сфероидальных зерен графита. При одинаковой твердости уровень т для чугунов с пластинчатым графитом всегда ниже, что обусловлено их более низкой пластичностью. Сетка цементита или крупные его скопления резко снижают обрабатываемость чугунов. Это характерно также для обработки по корке, с окалиной или песком. Повысить обрабатываемость чугунов можно специальной термической обработкой: графитизирующим отжигом и отжигом, сфероидизирующим графит.

Резание чугуна сопровождается образованием элементной и суставчатой стружек, а при наличии в нем пластинчатого графита - стружки надлома. Вследствие малой пластичности и склонности к упрочнению чугуна силы при его резании меньше, чем при обработке литых сталей на ферритной основе. Малая пластичность чугуна обусловливает уменьшение длины площадки контакта на передней поверхности инструмента, снижение размеров нароста (в зоне скоростей резания, где нарост образуется), вызывает неустойчивость заторможенного слоя. Из-за малой длины площадки контакта нормальные напряжения на передней поверхности достаточно велики и концентрируются вблизи главной режущей кромки, что повышает опасность хрупкого разрушения лезвия инструмента. Поэтому при обработке чугунов применяют однокарбидные твердые сплавы группы ВК, имеющие более высокую прочность и ударную вязкость по сравнению с твердыми сплавами группы ТК, применяемыми для обработки сталей.

Температура резания при обработке чугуна с пластинчатым графитом ниже, чем при обработке ферритной стали той же твердости. Несмотря на это, уровень скоростей т при обработке чугуна ниже. Последнее связано с понижением защитного действия, оказываемого наростом и заторможенным слоем на контактные поверхности лезвий инструмента.

Помимо структурных факторов, значительное влияние на обрабатываемость чугунов оказывает химический состав.

Обрабатываемость чугунов ухудшается при повышении содержания фосфора, образующего структуру стэдита (эвтектика из железа, фосфидов и карбидов железа), обладающего высокой истирающей способностью.

При небольшом содержании марганца в чугуне его обрабатываемость не изменяется, а при его увеличении свыше 1,5% - ухудшается.

Содержание кремния в чугуне до 2,75% улучшает обрабатываемость благодаря своему графитизирующему действию, повышение его свыше 3% приводит к упрочнению феррита, образованию силикатных соединений и снижению т.

Наличие никеля до 2% и меди также способствует графитизации чугуна и улучшает его обрабатываемость. Цирконий и титан при добавке их до 0,4% активно раскисляют чугун и повышают т. Молибден, особенно при содержании его свыше 0,5% , упрочняет основу чугуна и ухудшает его обрабатываемость. Так же действуют добавки хрома и ванадия, кроме того они заметно активизируют образование карбидов. Чугуны с такими добавками отличаются высокой твердостью и прочностью. Обрабатываемость чугуна ухудшается в зависимости от формы карбидной фазы: мелкоигольчатые карбиды  длинноигольчатые карбиды  столбчатые карбиды  разорванная сетка карбидов  сплошная сетка карбидов.

8.3.3. Обрабатываемость жаростойких, жаропрочных

и нержавеющих сталей и сплавов

Важнейшей задачей современного машиностроения является совершенствование методов обработки заготовок из сталей и сплавов с особыми физико-механическими свойствами, важнейшими из которых           являются коррозионная стойкость и прочность в условиях высоких температур [3-6].

Нержавеющими называются материалы, обладающие высокой коррозионной стойкостью в атмосфере воздуха, паров воды, в присутствии кислот и других агрессивных сред.

Жаростойкими (жароупорными, окалиностойкими) называются материалы, являющиеся коррозионно-устойчивыми при длительном нагреве при высоких температурах.

Жаропрочными называются материалы, способные длительно выдерживать механические нагрузки без существенных остаточных деформаций в условиях высоких температур и обладающие жаростойкостью.

По своим физико-механическим и технологическим характеристикам стали и сплавы, обладающие указанными свойствами, имеют много общего, в связи с чем их принято выделять в особую группу труднообрабатываемых материалов, разделяемую на классы (табл.8.2).

Таблица 8.2

Классификация труднообрабатываемых сталей

и сплавов по обрабатываемости резанием

| Марка |  | Термическая обработка |  | , МПа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |
| I. Теплостойкие хромистые, хромоникелевые и хромомолибденовые стали перлитного, мартенситно-ферритного и мартенситного классов |  |  |  |  |  |  |
| 34ХН3М 34ХН3МФ |  | Отжиг |  | 600-800 |  | 1,0 |
| 20Х3МВФ |  | Закалка и отпуск |  | 900-1200 |  | 0,5 |
| 15Х5М 15Х6СЮ |  | Отжиг |  | 650 |  | 0,9 |
| II. Коррозионно-стойкие хромистые и сложнолегированные стали ферритного, мартенситно-ферритного и мартенситного классов |  |  |  |  |  |  |
| 12Х13 |  | Закалка и отпуск |  | 600 |  | 0,7 |
| 25Х13Н2 |  | Отжиг |  | 700-1000 |  | 0,9 |
| 20Х13 30Х13 |  | Закалка и отпуск |  | 1100-1400 |  | 0,3 |
| 40Х13 |  | Отжиг |  | 900 |  | 0,5 |
| 14Х17Н2 20 Х17Н2 |  | Закалка и отпуск |  | >1100 |  | 0,5 |
| III. Коррозионно-стойкие, кислотостойкие, жаростойкие хромоникелевые стали аустенитного, аустенитно-ферритного и аустенитно-мартенситного классов |  |  |  |  |  |  |
| 12Х18Н10Т 10Х23Н18 |  | Аустенитизация |  | >550 |  | 0,5 0,6 |
| 12Х21Н5Т |  |  |  | >700 |  | 0,45 |
| 08Х17Н5М3 |  | Нормализация |  | 850-1100 |  | 0,45 |
| IV. Жаропрочные, жаростойкие, кислотостойкие хромоникелевые, хромоникелемарганцовистые сложнолегированные стали аустенитного и аустенитно-ферритного классов |  |  |  |  |  |  |
| 10Х11Н20Т3МР 37Х12Н8Г8МФБ | Аустенизация и старение |  | >900 |  | 0,23 |  |
| 45Х14Н14В2М | Аустенизация и старение |  | >700 |  | 0,40 |  |
| 08Х15Н24В4ТР | Старение |  | >700 |  | 0,30 |  |
| 15Х18Н12С4ТЮР 07Х21Г7АН5 | Аустенизация |  | 700-900 |  | 0,23 |  |

Окончание табл.8.2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| V. Жаропрочные деформируемые сплавы на железоникелевой и никелевой основах |  |  |  |
| 36НХТЮ | Аустенизация и старение | 1200 | 0,16 |
| ХН60ВТ | Аустенизация | 800 | 0,16 |
| ХН38ВТ ХН77ТЮР | Аустенизация и старение | 1000 | 0,16 0,10 |
| ХН70ВМТЮ ХН75ВМЮ | Аустенизация и старение | >1000 | 0,10 |
| ХН62МКВЮ ХН82ТЮМБ | Аустенизация и старение | 1250 1350 | 0,08 |
| VI. Окалиностойкие и жаропрочные литейные сплавы на никелевой и хромовой основе |  |  |  |
| ВЖ36-Л2 АНВ-300 ЖС6-К ЖС3-ДК ХН67ВМТЮЛ | Аустенизация и старение | 800 850 1000 750 750 | 0,05 |
| ВХ4-Л | Отжиг | 1100 | 0,10 |

* По отношению к стали 45; если за эталон принять сталь 12Х18Н10Т (III группа), то К0 следует увеличить вдвое.

Низкие значения показателей обрабатываемости нержавеющих, жаростойких и жаропрочных сталей и сплавов определяются их физико-механическими и химическими свойствами, микроструктурой и теплофизическими характеристиками.

Рассмотрим основные особенности этих материалов, затрудняющие их обработку резанием:

Высокое упрочнение материала в процессе пластического деформирования. Большинство нержавеющих, жаростойких и жаропрочных сталей относятся к сталям аустенитного класса, имеющим кристаллиты с решеткой гранецентрированного куба, которая характеризуется большим числом возможных направлений скольжения (от 8 до 12) и, как следствие, высокой пластичностью.

Пластичность материала определяется отношением условного предела текучести, соответствующего 0,2%-ной остаточной деформации, к временному сопротивлению (0,2 /в). Для аустенитных жаропрочных сталей это отношение составляет 0,40-0,45, в то время как для легированных конструкционных сталей оно равно 0,60-0,65 и более. Чем меньше это отношение, тем больше работа пластического деформирования на единицу объема удаляемого материала при резании и степень упрочнения. Повышенная способность к упрочнению аустенитных сталей приводит к тому, что в процессе резания микротвердость и в материала возрастают примерно в 2 раза, 0,2 - в 3-4 раза, а относительное удлинение при разрыве уменьшается с 40-65% до 5-10%.

Низкая теплопроводность нержавеющих, жаростойких и жаропрочных сталей и сплавов, затрудняющая отвод теплоты из зоны резания в стружку и заготовку. Это приводит к возрастанию температуры на контактных площадках режущего лезвия и интенсификации термически активируемых процессов изнашивания инструмента по диффузионному и химическому (окислительному) механизмам.

Высокий уровень нормальных и касательных напряжений на контактных площадках режущего лезвия, обусловленный способностью рассматриваемых материалов сохранять прочность и твердость при повышенных температурах.

Высокие значения коэффициентов трения на контактных площадках режущего лезвия, обусловленные интенсивным адгезионным взаимодействием. Высокое химическое сродство инструментального и обрабатываемого материалов способствует образованию прочных адгезионных связей (мостиков сварки) между контактирующими поверхностями, что значительно интенсифицирует процесс адгезионно-усталостного изнашивания инструмента.

Большая истирающая способность, обусловленная наличием в структуре рассматриваемых материалов сложных карбидов и интерме-таллидов высокой твердости. Наличие твердых включений в обрабатываемом материале интенсифицирует процесс изнашивания инструмента по абразивному и абразивно-химическому механизмам. В некоторых случаях, например, при обработке литейных сплавов на никелевой основе                   (VI группа), характеризуемых значительной разнозернистостью и неравномерностью выделения карбидов и интерметаллидной фазы, абразивный механизм изнашивания является превалирующим.

Пониженная виброустойчивость при обработке резанием нержавеющих, жаростойких и жаропрочных сталей и сплавов, обусловленная их высокой упрочняемостью при пластической деформации и большими колебаниями усилий резания. Это приводит к интенсивным автоколебаниям при обработке, увеличению динамической нагрузки на инструмент и возрастанию опасности хрупкого разрушения режущего лезвия.

С учетом отмеченных особенностей для повышения обрабатываемости нержавеющих, жаропрочных и жаростойких сталей и сплавов необходимо:

1) применять теплостойкие инструментальные материалы с высокой механической прочностью и износостойкостью (например, Р9К5, Р9Ф5, ВК4, ВК3М, ВК6М и др.);

2) улучшать качество отделки поверхностей режущего инструмента с целью уменьшения коэффициента трения, контактной температуры и сведения к минимуму явлений схватывания, например, за счет введения операции полирования стружечных канавок инструментов для обработки отверстий (сверл, метчиков), тщательной доводки и специальной химико-термической обработки поверхностей лезвий с целью образования на них прочных пленок, снижающих трение;

3) использовать СОТС оптимального состава;

4) применять инструмент с оптимальными значениями геометрических параметров;

5) применять предварительную термическую обработку заготовок (отжиг или отпуск), в результате которой происходит выделение из твердого раствора и коагуляция вторичных фаз, снижается способность материала к упрочнению при деформации.

8.3.4. Обрабатываемость титановых сплавов

Прочностные и технологические характеристики титановых сплавов зависят от химического состава, структуры и термической обработки. Во все титановые сплавы в количестве 2-7% входит алюминий, повышающий жаропрочность и снижающий пластичность сплавов. Алюминий образует в сплавах -структуру, имеющую гексагональную плотноупакованную решетку. Помимо алюминия в сплавы в различных количествах и сочетаниях вводят ванадий, хром, молибден и марганец, повышающие прочность сплава. Ванадий повышает пластичность сплавов, марганец и молибден ее понижают, хром ведет себя нейтрально. Хром, молибден, ванадий и марганец содействуют образованию двухфазных сплавов  и однофазных сплавов с -структурой, имеющих повышенную пластичность по сравнению с однофазными сплавами с -структурой.

По физико-механическим свойствам титановые сплавы можно разбить на следующие группы: сплавы повышенной пластичности                (в600 МПа) - ОТ4-1, (-сплав); сплавы средней прочности            (в = 600-1000 МПа) - ОТ4, ВТ4, ВТ6 (-сплавы), ВТ5 (-сплав); сплавы высокой прочности (в=1000-1500 МПа) - ВТ20 (-сплав), ВТ14, ВТ22 (-сплавы), ВТ15 (-сплав); жаропрочные сплавы (в=950-1250 МПа) - ВТ3-1, ВТ8, ВТ9 ( - сплавы).

Подобно другим труднообрабатываемым материалам, титановые сплавы имеют ряд особенностей, затрудняющих их обработку резанием [4]:

1. Малая пластичность и способность к упрочнению (коэффициент упрочнения 0,2 /в = 0,8-0,9). Пониженные пластические свойства титановых сплавов приводят к тому, что при резании образуется суставчатая стружка, на высоких скоростях переходящая в элементную.

2. Высокая химическая активность к кислороду, азоту и водороду. Это вызывает интенсивное охрупчивание поверхностного слоя стружки и заготовки вследствие диффузии в него газов из атмосферы в процессе обработки. Низкая способность к пластическому деформированию насыщенного атмосферными газами срезаемого слоя материала приводит к тому, что стружка не подвергается обычной усадке, а коэффициент укорочения КL на высоких скоростях резания становится меньше единицы.

3. Из-за “отрицательной” усадки стружки при резании титановых сплавов скорость скольжения стружки превышает скорость резания, из-за чего растет работа сил трения по передней поверхности. Поэтому, а также из-за очень низкой теплопроводности титановых сплавов температуры на контактных площадках инструмента в 2-2,5 раза превосходят температуры, наблюдающиеся при резании углеродистых сталей на тех же режимах.

4. Малые размеры площадки контакта на передней поверхности лезвия и высокий уровень контактных напряжений повышают опасность хрупкого разрушения лезвий инструмента. Вследствие меньшей прочности и химического сродства с титаном, приводящих к повышенному схватыванию и адгезионному хрупкому изнашиванию контактных поверхностей лезвий, твердые сплавы группы ТК для обработки титановых сплавов непригодны. Обработку ведут инструментом из менее теплостойких, но обладающих высокой прочностью и ударной вязкостью материалов, - быстрорежущих сталей и твердых сплавов группы ВК.

5. Вследствие содержания в титановых сплавах (особенно в поверхностных слоях заготовок) нитридов, карбидов, оксидов и других твердых включений контактные поверхности лезвий инструмента в сильной степени подвержены абразивному воздействию. Однако абразивный вид изнашивания не является превалирующим. При обработке титановых сплавов преобладает хрупкое и малоцикловое усталостное разрушение поверхностных слоев инструментального материала под действием сил адгезии, сопровождающееся выкрашиванием и сколами режущей кромки, чему способствует пониженная виброустойчивость процесса обработки, вызванная неоднородностью структуры обрабатываемого материала. При высоких скоростях резания активируются процессы диффузионного и химического (окислительного) изнашивания, на передней поверхности лезвия развивается лунка. Однако во всех случаях преобладает износ по задней поверхности.

6. При обработке титановых сплавов особое внимание следует уделить мерам безопасности, так как образующаяся тонкая стружка и пылевые частицы склонны к самовозгоранию. Кроме того, вдыхание пыли титана может нанести ущерб здоровью. Поэтому не допускается работа с подачами менее 0,08 мм/об, использование затупленного инструмента с износом более 0,8-1,0 мм и работа со скоростями резания более 100 м/мин, а также скопление стружки в большом объеме (исключение делается для сплава ВТ1, обработка которого разрешается при скоростях резания до 150 м/мин).

Особенностью титановых сплавов является то, что термической обработкой, в частности, отжигом, не удается существенно повысить обрабатываемость после ковки и прокатки. Наилучшая обрабатываемость наблюдается после закалки.

Эффективным путем повышения обрабатываемости титановых сплавов является применение СОТС оптимального состава. Правильный выбор СОТС может повысить период стойкости инструмента в 1,5-3 раза, снизить высоту микронеровностей в 1,5-2 раза. Характерной особенностью использования СОТС при обработке титановых сплавов является малая эффективность присадок, содержащих серу, азот, фосфор, поскольку эти элементы хорошо растворимы в титане. Гораздо более эффективны в качестве присадок галогены, и в первую очередь йод.

8.4. Обрабатываемость пластмасс

Процесс обработки резанием заготовок из пластмасс определяется особенностями их строения, видами наполнителя и связующего, а также технологическим процессом их получения [1]. По группам обрабатываемости пластмассы можно классифицировать следующим образом (табл.8.3).

Таблица 8.3

Группы обрабатываемости пластмасс

| Группа обрабатываемости | Вид пластмасс | Способ обработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | точение | сверление | фрезерование |
| Термопластичные без наполнителя | Оргстекло, фторопласт, капрон, винипласт, полиэтилен | + | + | + |
| Термопластичные с наполнителем в виде: - газов - волокон и фольги - порошков | Вспененный полистирол |  | + | + |
|  | Фольгированный полиэтилен, композиции ФУС15, Ф400С15 |  | + | + |
|  | Фторопласт или полистирол с порошками меди, дисульфида молибдена, свинца и др. | + | + | + |
| Термореактивные: - с газовоздушным наполнителем - с порошковым наполнителем - с волокнистым наполнителем | Пенопласт, поролон | + | + | + |
|  | Пресс-порошки, аминопласты, фенопласты | + | + | + |
|  | Волокниты, стекловолокниты, | + | + | + |
|  | Армометаллотекстолит |  | + | + |
| - со слоистым и листовым наполнителем на основе: |  |  |  |  |
| бумаги, ткани | Гетинакс, текстолит | + | + | + |
| фольги | Фольгированные слоистые пластики |  | + | + |
| стекловолокна | Стеклотекстолиты, стеклопластики | + | + | + |

Термопластические материалы под действием высокой температуры размягчаются, сохраняя плавкость и растворимость, и допускают повторное формование; термореактивные материалы под действием теплоты и давления переходят в необратимое неплавкое и нерастворимое                состояние.

К достоинствам пластмасс как конструкционного материала следует отнести небольшую плотность, удовлетворительную прочность, высокие антифрикционные, шумо- и вибропоглощающие свойства, достаточно высокую антикоррозионную стойкость. Вместе с тем пластмассы имеют низкие теплопроводность и теплостойкость, стареют под действием температуры и влажности, склонны к ползучести.

Обработка пластмасс характеризуется следующими особенностями:

1. Трудность достижения низкой шероховатости обработанной поверхности, обусловленная низкими прочностными свойствами пластмасс, неоднородностью строения и различной твердостью составных частей, недостаточно прочной связью связующего с наполнителем, ведущей ролью упругих деформаций в стружкообразовании, низкой теплостойкостью. В связи с этим обработка пластмасс должна производиться острозаточенным инструментом. Даже при незначительных износах инструмента порядка 0,15-0,2 мм по задней поверхности наблюдаются растрескивание, расслоение и резкое ухудшение качества обработанной поверхности, а в ряде случаев - выкрашивание кромки заготовки на входе и выходе инструмента.

2. Трудность достижения высокой точности деталей, обусловленная большим упругим прогибом заготовки, повышенным коэффициентом линейного расширения и низкой теплопроводностью пластмасс, интенсивным износом режущего инструмента и другими факторами.

3. Изнашивание быстрорежущего и твердосплавного инструмента имеет абразивный характер и в основном протекает по задней поверхности лезвия. Отсутствие заметного изнашивания передней поверхности и равномерный монотонный характер нарастания износа по задней поверхности исключают период катастрофического изнашивания инструмента, поэтому в качестве критерия затупления используют технологический критерий. Он соответствует износу инструмента, при котором отклонения от заданной формы, размеров и качественные характеристики обработанной поверхности достигают предельно допустимых значений, установленных техническими требованиями к детали.

4. Плохой теплоотвод из зоны резания, обусловленный низкой теплопроводностью пластмасс, может привести к перегреву режущей кромки инструмента, а также к оплавлению и задирам на обрабатываемой поверхности, термической деструкции поверхностного слоя заготовки.

5. Интенсивное пылеобразование и выделение вредных газов, особенно при обработке термореактивных пластмасс, заставляет применять специальные средства для их удаления.

6. Трудность применения СОЖ из-за гигроскопичности отдельных видов пластмасс и химического взаимодействия их с компонентами СОЖ. При обработке термореактивных пластмасс охлаждение жидкостью применять нельзя вследствие образования пасты из пылевидной стружки и СОЖ, которая налипает на поверхности деталей станка, вызывая их корродирование, попадает на инструмент, затрудняя обработку. Поэтому наиболее часто при обработке пластмасс в качестве охлаждения используют сжатый воздух.

Для достижения лучших результатов при обработке пластмасс рекомендуется:

1) применять заточенный наостро, без фасок и ленточек, инструмент с тщательно полированными поверхностями лезвий и оптимальными значениями геометрических параметров. Это позволит снизить трение, уменьшить силы и мощность резания и ,как следствие, минимизировать тепловыделение и температуру на контактных площадках режущего лезвия;

2) использовать алмазный инструмент, имеющий самый низкий коэффициент трения, высокую теплопроводность, наименьший радиус округления режущих кромок. Режущая способность алмазных инструментов при обработке пластмасс значительно выше, чем у инструмента из твердых сплавов и быстрорежущих сталей, уровень скоростей резания - самый высокий, высота микронеровностей на обработанной поверхности - самая низкая;

3) применять охлаждение сжатым воздухом или СОЖ, совместимой с видом пластмассы;

4) применять оптимальные режимы резания.

Рекомендуемая литература

- Артамонов А.Я. Обрабатываемость высокопрочного чугуна. – М.: Машиностроение, 1960.

- Вульф А.М. Резание металлов. – Л.: Машиностроение, 1973. – 496 с.

- Зорев Н.Н., Фетисова З.М. Обработка резанием тугоплавких сплавов. – М.: Машиностроение, 1966. – 227 с.

- Кривоухов В.А., Чубаров А.Д. Обработка резанием титановых сплавов. – М.: Машиностроение, 1970. – 182 с.

- Подураев В.Н. Резание труднообрабатываемых материалов: Учеб. пособие для вузов. – М.: Высшая школа, 1974. – 587 с.

- Производительная обработка нержавеющих и жаропрочных материалов / Под ред. Н.И.Резникова. – М.: Машгиз, 1960. – 199 с.

- Штучный Б.П. Механическая обработка пластмасс: Справочник. – М.: Машиностроение, 1987. – 189 с.

9. АБРАЗИВНАЯ ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ

9.1. Особенности резания при абразивной обработке

Шлифование – процесс резания металлов, осуществляемый зернами различных абразивных материалов. Шлифованием можно обрабатывать практически любые материалы, так как твердость зерен абразива 22000-31000 HV (для сравнения: микротвердость твердых сплавов порядка 13000 HV, цементита 20000 HV, закаленной стали 6000-7000HV). Зерна абразива формуются (с последующим обжигом) в круги различной формы с помощью связки или наносятся на ткань (абразивные шкурки).

Обычно шлифование применяется как отдельная операция и позволяет получать детали 7-9-го и даже 6-го квалитетов точности с шероховатостью =0,63-0,16 мкм и меньше. В некоторых случаях шлифование применяется и как подготовительная или черновая операция: обдирка литья и поковок, зачистка сварных швов и т.п.

Характерными особенностями процесса шлифования являются следующие:

1. Процесс отделения стружки отдельным абразивным зерном осуществляется на высоких скоростях резания (30-70 м/с) за очень короткий промежуток времени (в течение тысячных и стотысячных долей секунды).

2. Резание осуществляется большим количеством беспорядочно расположенных абразивных зерен, обладающих высокой микротвердостью. Эти зерна, образующие прерывистый режущий контур, производят царапание поверхности и прорезают мельчайшие углубления. Объем металла, срезаемый в единицу времени, в этом случае значительно меньше, чем при резании лезвийным инструментом. Одним абразивным зерном в единицу времени срезается примерно в 400000 раз меньший объем металла, чем одним зубом фрезы.

3. Абразивные зерна расположены в круге хаотически, имеют неблагоприятную геометрию: отрицательные передние углы 50-550 (рис.9.1).

Рис.9.1. Геометрия шлифовального зерна при микрорезании

4. Из-за высоких скоростей и неблагоприятной геометрии зерен процесс шлифования сопровождается выделением большего количества тепла, высокими температурами в зоне резания (до 15000С), из-за чего особое значение приобретают вопросы охлаждения.

5. Управлять процессом шлифования можно только за счет изменения режимов резания, так как изменить геометрию абразивного зерна невозможно.

6. Абразивный инструмент может в процессе работы самозатачиваться, когда затупившиеся зерна вырываются из связки или раскалываются, и в работу включаются новые острые зерна.

7. Формируемая при шлифовании поверхность детали образуется в результате одновременного действия как геометрических факторов, характерных для лезвийной обработки, так и пластических деформаций, когда из-за высоких температур происходит «размазывание» размягченного металла по обрабатываемой поверхности.

1      4       3    2

Рис.9.2. Схема образования поверхности при шлифовании

Абразивные зерна в процессе врезания можно разделить на режущие (на рис.9.2, зерна 1, 2), скоблящие, если они врезаются на столь малую глубину, что происходит лишь пластическое выдавливание металла без снятия стружки (рис.9.2 они не показаны), давящие (зерно 3) и нережущие (зерно 4). В реальном процессе шлифования 85-90% всех зерен не режет, а пластически деформирует и упрочняет тончайший поверхностный слой. За счет наклепа микротвердость могла бы значительно возрасти, но этому противодействует явление возврата (отдыха), происходящего из-за высокой температуры.

9.2. Виды шлифования и элементы режима резания

Наиболее распространенными видами шлифования являются: круглое наружное и внутреннее, плоское, бесцентровое (наружное и внутреннее), фасонное, зубо- и резьбошлифование, шлифование абразивной летной.

Процесс шлифования обычно осуществляется тремя движениями:

- вращением круга (детали);

вращением или возвратно-поступательным движением обработки детали (круга);

- движением подачи, осуществляемой кругом или обработанной деталью.

Скоростью резания при шлифовании является скорость вращения шлифовального круга, м/с:

,                                             (9.1)

где  - диаметр круга, мм;  - частота вращения, мин.

Скорость вращения обрабатываемой детали определяется по формуле, м/мин:

,                                             (9.2)

где  - диаметр детали, мм;  - частота вращения, мин.

Рис.9.3. Схемы круглого

наружного шлифования

Известны три способа круглого наружного шлифования: с продольной подачей, методом врезания, глубинное шлифование. Необходимое движение круга и детали приведены на рис.9.3 (круг и деталь вращаются в одну                 сторону). Шлифование с продольной подачей (рис.9.3,а) применяется для шлифования относительно длинных нежестких валов                  на режимах: скорость резания =35-40 м/с, скорость детали =20-85 м/мин – при черновой обработке и =15-50 м/мин – при чистовой.

Глубина резания, равная поперечной подаче, измеряется                       за двойной ход детали и выбирается в следующих пределах:                  =0,01-0,07 мм/дв.ход – для чернового шлифования,                       =0,005-0,02 мм/дв.ход   –    для чистового.

Продольная подача выбирается в долях ширины шлифовального круга и изменяется в мм на один оборот детали:  - черновое шлифование,  - чистовое.

Шлифование методом врезания (рис.9.3,б) применяется для               обработки коротких деталей (поперечная подача принимается равной          0,02-0,05 мм/об).

При глубинном шлифовании (рис.9.3,в) применяется круг с заборной конической частью, которая выполняет основную работу резания, а цилиндрическая часть зачищает обработанную поверхность. Этот метод более производителен, чем круглое продольное шлифование, так как припуск снимается за один проход; при тех же значениях  и  подача  мм/об. Этот вид шлифования применяется для обработки коротких деталей.

При круглом внутреннем шлифовании (рис.9.4) круг и деталь вращаются в разные стороны. По сравнению с наружным шлифованием с продольной подачей этот вид шлифования протекает в более тяжелых условиях, так как диаметр круга меньше диаметра обрабатываемого отверстия ; нагрузка на зерна выше из-за большей поверхности контакта; шлифовальный шпиндель имеет невысокую жесткость; затруднен доступ охлаждающей жидкости в зону резания. Поэтому глубины резания и подачи примерно в два раза меньше, чем при наружном круглом шлифовании.

Рис.9.4. Схема внутреннего шлифования

Плоское шлифование периферией круга (рис.9.5,а) применяется для обработки нежестких, а торцом круга (рис.9.5,б) -  массивных деталей. Для плоского шлифования =0,05-0,1 мм (бóльшие значения выбирают для обработки жестких деталей). Остальные элементы режимов резания приблизительно такие же, как и при круглом шлифовании.

а)			 б)

Рис.9.5. Схема плоского шлифования

Бесцентровое шлифование может применяться для обработки как внутренних, так и наружных поверхностей и осуществляться напроход и до упора. Ниже приведены основные особенности процесса бесцентрового шлифования на примере обработки наружной поверхности гладкого цилиндрического валика (рис.9.6,а). Деталь 2 помещается на опорном ноже 4 между двумя вращающимися с различными скоростями кругами 1 и 3. Круг 1 – рабочий и осуществляет процесс резания, а круг 3 – ведущий, обеспечивает вращательное и поступательное движения детали из-за разворота его оси относительно оси рабочего круга на угол . Ось детали устанавливается выше осей кругов на величину  (рис.9.6). Большее значение  берется при обработке деталей меньшего диаметра. Вектор скорости ведущего круга раскладывается на вектор скорости вращения детали  (рис.9.6,б) и вектор скорости продольного ее перемещения . Рабочий круг вращается со скоростью 30-35 м/с, ведущий – со скоростью 15-30 м/мин. В результате разных скоростей вращения кругов трение между ведущим кругом и деталью значительно больше окружной силы резания, что обеспечивает вращательное движение детали. Для увеличения силы трения ведущий круг изготавливается на вулканитовой связке зернистостью 10-12 и твердостью СТ2-Т1.

а)     			 б)

Рис.9.6. Бесцентровое шлифование

Скорость  рассчитывают по формуле, м/мин:

.                                (9.3)

Если , , то  (без учета кругового проскальзывания в месте контакта).

Значение скорости   (рис.9.6,б) рассчитывают по формуле, м/мин:

,                            (9.4)

где =0,95-0,99 – коэффициент осевого проскальзывания детали.

Зная  и , можно определить продольную подачу на оборот детали:

.                                            (9.5)

Величина угла  в некоторой степени влияет на производительность обработки и качество шлифовальной поверхности. Чем больше , тем выше производительность, но хуже качество обработанной поверхности: для чернового шлифования  и  - для чистового.

Обработка абразивной лентой является одной из разновидностей шлифования и применяется для наружной и внутренней обработки деталей сложной формы. Абразивная лента изготавливается на тканевой, бумажной или кожаной основе. На ленту наносят абразивные зерна: электрокорунд – для обработки стали и жаропрочных сплавов, а карбид кремния – для чугуна, цветных металлов, титановых сплавов и чистового шлифования высоколегированных сталей. В качестве связки применяется животный жир или пластмасса. Нанесение зерен абразива на ленту осуществляется механической насыпкой или в электростатическом поле.

Особенности обработки абразивными лентами: отсутствие трудоемких операций, таких как балансировка и правка круга; высокая эластичность и упругость ленты; большая рабочая поверхность и постоянная скорость резания, возможность обработки сложных поверхностей с быстрой переналадкой – сменой контактного элемента.

Лента устанавливается на два шкива, необходимую скорость резания обеспечивает ведущий шкив. Постоянный контакт ленты с обрабатываемой деталью осуществляется контактным элементом: опорной плитой, упругим диском и т.д. (рис.9.7).

Рис.9.7. Схема ленточного шлифования: 1- лента; 2 – обрабатываемая деталь;

3 – прижимной (контактный) элемент

Условия шлифования лентами определяются прежде всего материалом лент и нанесенным на нее абразивом, режимом резания, величиной натяжения ленты, видом смазочно-охлаждающей жидкости (обычно применяют водные растворы и эмульсии). В табл.9.1 приведены условия шлифования различных материалов абразивной лентой из электрокорунда.

Для шлифования лентой внутренней поверхности трубы лонжерона вертолета (обрабатываемый материал – сталь 40ХНМА, длина детали – 16000 мм, площадь обрабатываемой поверхности – 64000 см2) экспериментально установлены следующие режимы (данные Ростовского вертолетного производственного объединения): скорость ленты =25 м/с; скорость возвратно-поступательного движения прижимного элемента            =74 м/мин; число оборотов детали =2 об/мин; давление в прижимном элементе =0,45-0,55 кгс/см2, охлаждение 5%-ной эмульсией.

Таблица 9.1

Режимы ленточного шлифования

| Основа ленты | Зернистость | Скорость ленты, м/с | Давление на ленту, кгс/см2 | Результаты шлифования |  | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | класс шероховатости поверхности | съем металла, г/мин |  |
| Тканевая | 25 | 26,2 | 0,5 | 6-7 | 3,0 | ВНИИАШ |
| Бумажная | 25 | 15,8 | 1,1 | 6-7 | 3,0 |  |
| Тканевая | 40 | 20 | - | 6 | 5,0 | ЭНИМС |
| Тканевая | 50-12 | 22-28 | 0,5-2,0 | 6-7 | 2,6-3,0 | НИИтракто-росельхозмаш |
| Тканевая | 25 | 25-35 | 0,5-1,0 | 6-7 | 3-4 | З-д «Красно-гвардеец» |
| Тканевая | 40 |  | 0,4-0,5 | 6-7 | 6 | НИАТ-2 |
| Полудвунитка | 25 |  | 0,35-0,45 | 6-7 | 4 |  |

9.3. Толщина срезаемого слоя при шлифовании

Из элементов режима резания на процесс шлифования наибольшее влияние оказывает толщина среза и скорость резания. Толщина среза определяет удельную силовую нагрузку на абразивное зерно и влияет на износ круга.

Расчетные формулы для определения толщины среза могут быть получены для идеальной схемы шлифования и для реальных условий шлифования, когда учитывается длина дуги контактов, объем металла, снимаемый всеми зернами, находящимися в работе при шлифовании.

Для идеальной схемы шлифования примем следующие допущения:

1) после врезания каждое зерно снимает стружку в форме запятой; при повороте круга на небольшой угол последующие зерна производят царапание по следу предыдущих зерен;

2) все зерна работают на одной глубине;

3) система «станок – заготовка – круг» абсолютно жесткая;

4)  работа зерен происходит по всей ширине круга и на всей глубине, т.е.металл срезается целиком, как будто вся совокупность зерен представляет собой сплошное лезвие, как при цилиндрическом фрезеровании прямозубой фрезой.

Рис.9.8. Схема для определения толщины среза при шлифовании

Рассмотрим схему круглого наружного шлифования. Предположим, что за время  зерно шлифовального круга из точки              (см. рис.9.8) переместится в точку . Обработанная деталь вращается с меньшей скоростью, поэтому за это же время точка детали пройдет путь . В результате этих движений будет снята стружка размером . Тогда  представляет собой максимальную толщину стружки.

Из треугольника : , а . Но отрезок  равен пути детали за время : ; а  равен пути круга за время : .

Или

,

тогда

.

Так как на дуге  в действительности находится  зерен, то каждое из них будет срезать стружку толщиной . Толщина среза, приходящаяся на одно зерно

.

Отношение  есть расстояние между зернами, определяемое и известное для каждой зернистости круга, т.е. этот параметр – характеристика зернистости круга.

Тогда

.                                 (9.6)

Определим . Из треугольника  (по теореме косинусов) имеем:

или

,

,

.

Величиной  из-за ее малости можно пренебречь. Тогда

;                      (9.7)

Из (9.6) и (9.7) окончательно получаем:

(9.8)

Для круглого внутреннего шлифования:

,

а для плоского шлифования :

.

Ряд выводов, вытекающих из формулы (9.5), подтверждается практикой шлифования. Для того чтобы получить на шлифуемой детали поверхность меньшей шероховатости, необходимо: работать с меньшими толщинами , с меньшей глубиной шлифования , уменьшать скорость вращения детали , увеличивать скорость вращения круга , а также применять мелкозернистые круги (где  меньше) и возможно большего диаметра .

Практикой установлено, что с увеличением скорости круга износ его уменьшается. Это объясняется уменьшением толщины , приходящейся на одно зерно (при постоянной глубине резания  с увеличением  возрастает вероятность попадания последующих зерен по следу работы предыдущих и увеличивается число царапин в единицу времени, в результате каждое зерно снимает стружку меньшей толщины). Поэтому выгодно работать с высокими скоростями круга, насколько позволяет его прочность.

При увеличении  толщина стружки  увеличивается пропорционально . Если  увеличить в 2 раза, толщина  возрастет только на 40%. Поэтому чтобы избежать большего числа проходов, для шлифования жестких заготовок нужно припуск снимать за один проход, например, при глубинном шлифовании, достигая увеличения производительности.

При шлифовании валиков малого диаметра  увеличивается. Чтобы избежать усиленного износа, круг выбирают мягче для обеспечения самозатачивания.

В радиальных условиях круглого шлифования минутный объем металла, срезаемого всеми зернами,

,  мм3/мин,                                       (9.9)

где  - средняя глубина резания за один проход;  - продольная подача на один оборот детали.

Путь, пройденный шлифовальным кругом за одну минуту (длина обработанной поверхности по Г.И.Грановскому [2, 6]), равен

мм/мин.                                   (9.10)

Тогда среднее мгновенное сечение слоя, снятого всеми абразивными зернами (без учета прерывистости поверхности круга) равно:

.       (9.11)

Средняя мгновенная толщина срезаемого всеми зернами круга в пределах дуги контакта (дуга , рис.9.8) равна:

.                                 (9.12)

Анализ формулы (9.11) показывает, что с увеличением  возрастает , а следовательно, возрастает и нагрузка на каждое зерно, круг изнашивается быстрее, а шероховатость поверхности увеличивается. При росте  картина обратная. Отсюда следует, что для получения менее шероховатой поверхности необходимо работать с возможно большей  и малыми  и . С уменьшением скорости вращения детали увеличивается время воздействия теплового источника на каждую точку обрабатываемой поверхности, что может привести к образованию прижогов. Поэтому при чистовом и скоростном шлифовании увеличивают , и для того чтобы площадь среза  не возрастала, во столько же раз увеличивают . Это способствует росту производительности обработки и снижению вероятности получения шлифовальной поверхности с прижогами.

Средняя толщина, срезанная одним зерном:

,                                                (9.13)

где  - число зерен в пределах дуги контакта :

,

где  - расстояние между зернами в круге как характеристика зернистости круга.

Окончательно получаем:

.                                          (9.14)

Формула для определения длины дуги контакта  имеет вид [5, 6]:

.                                (9.15)

Тогда

.                      (9.16)

Выводы из (9.13) такие же, как из (9.8).

Как видно, толщина слоя, срезаемого одним абразивным зерном, увеличивается с ростом окружной скорости детали , поперечной пода-чи , расстояния между зернами , продольной подачи  и уменьшается с увеличением окружной скорости , диаметра детали , диаметра кру-га  и его ширины .

9.4. Тепловые явления при шлифовании

Процесс шлифования характеризуется высокими температурами, которые являются причиной появления структурно измененных слоев шлифуемой детали и больших остаточных напряжений. Образующаяся теплота воздействует также на абразивный круг, в результате чего быстро затупляются абразивные зерна, выгорают органические связи, повышается износ круга и снижаются его режущие свойства.

При шлифовании почти вся механическая работа преобразуется в теплоту, которая распределяется между деталью, кругом, стружкой и охлаждающей средой. Уравнение теплового баланса можно записать так:

,

где  - теплота, переходящая в обрабатываемую деталь (69-80%);  - теплота, переходящая в круг (11-13%);  - теплота, переходящая в стружку (8%);  - теплота, отводимая охлаждающей средой.

Для определения слагаемых теплового баланса опытным путем установлены расчетные формулы:

(9.17)

где  - максимальная температура в зоне шлифования;  - ширина круга;  - коэффициенты теплопроводности, а  и  - теплоемкость соответственно круга и детали;  - плотность материала соответственно круга и детали.

В приведенных формулах не учитывается влияние охлаждения. Количество теплоты, уносимое из зоны контакта стружкой

,

где  - масса снимаемой стружки;  - теплоемкость материала стружки;  - температура стружки в момент резания.

В связи с высокой температурой шлифования на обработанной поверхности могут образоваться шлифовочные прижоги, трещины и другие дефекты, снижающие эксплуатационные свойства деталей, поэтому температурный фактор в процессе шлифования приобретает значение основного.

При шлифовании различают мгновенную температуру , развивающуюся в зоне микрорезания абразивным зерном и являющуюся высокой и кратковременной (от 10000С до температуры плавления обрабатываемого металла), контактную температуру , устанавливающуюся в зоне контакта круга с деталью в пределах 200-11100С; среднюю , устанавливающуюся на всей обработанной поверхности в пределах 20-3500С.

Температура при шлифовании снижается, как при уменьшении мощности источников теплообразования, так и при повышении интенсивности теплоотвода.

9.5. Действие смазочно-охлаждающих сред

при абразивной обработке

При шлифовании смазочно-охлаждающие технологические среды (СОТС) уменьшают теплообразование и увеличивают отвод теплоты; способствуют образованию в зоне контакта защитных пленок, препятствующих адгезионному и диффузионному износу, удаляют из зоны резания отходы шлифования; обеспечивают получение заданного класса шероховатости и точности обработки.

В качестве СОТС при абразивной обработке применяются: водные растворы электролитов, масла, газовые среды (например, охлаждение углеродистым газом снижает износ шлифовального круга до 30%, деталь нагревается незначительно, круг режет свободно, и период его стойкости удлиняется), твердые смазки (например, политетрафторэтилен, образующий между контактирующими поверхностями тонкую пленку).

СОТС в зону контакта шлифовального круга с образованием изделий проникает в результате затягивания ее абразивным кругом в узкую часть клинообразной щели, а также вследствие образования разреженного пространства за зоной резания по направлению вращения круга (рис.9.9).

Рис.9.9. Схема подачи СОТС в зону контакта при шлифовании

В разреженное пространство устремляется жидкость от торцов круга, образуя в непосредственной близости от зоны резания поток СОТС, который охлаждает круг и деталь.

Известно несколько способов подачи СОТС в зону шлифования:

1. Охлаждение поливом. Количество подаваемой СОТС обычно колеблется в пределах 0,8-1,0 л/мин на 1 мм высоты круга. На станках повышенной точности это количество увеличивают до 1,2-1,5 л/мин. На результаты шлифования влияет угол подачи струи жидкости к горизонтальной плоскости детали. Оптимальным принято считать угол 750, при этом повышается съем металла и снижается износ круга.

2. Охлаждение высоконапорной струей. Жидкость подается под давлением в зону шлифования, с поверхности круга сдуваются свободные металлические частички, прежде чем они смогут на ней закрепиться. Струя жидкости проникает в поверхностные слои круга, заполняет и очищает поры, при этом улучшается охлаждение, повышается стойкость круга и уменьшается шероховатость поверхности.

3. Охлаждение распыленными жидкостями и газами. Эффективность данного способа обусловлена тем, что при высокой скорости истечения из струи распыленной жидкости (300 м/с и более) смесь резко расширяется, вследствие чего температура ее снижается. Для обеспечения смазки достаточно подавать 0,5-2 г/ч распыленного масла, а для охлаждения – 50-600 г/ч распыленной жидкости. При данном способе подачи СОТС снижается износ круга, повышается удельный съем металла, устраняются прижоги и улучшается качество поверхности.

4. Подача охлаждающей жидкости в зону шлифования через поры круга. При этом способе используют одновременно две жидкости, обладающие разными охлаждающе-смазочными свойствами: например, водный раствор для отвода теплоты и масло, обладающее хорошими смазочными свойствами. Масло подается при помощи специальной планшайбы, под действием центробежных сил проникая через поры круга в зону резания в виде мельчайших капелек и тумана.

5. Применение ультразвуковых колебаний. Эффективность СОТС можно повысить, передавая через нее ультразвуковые колебания на круг. Источником ультразвуковых колебаний в диапазоне 20-40 кГц является магнитострикционный преобразователь, к торцу которого крепится алюминиевая насадка, являющаяся составной частью трубопровода с охлаждающей жидкостью. Поток охлаждающей жидкости через насадку подается на шлифовальный круг, устанавливаемый на расстоянии 0,03-0,05 мм от насадки.

Ультразвук вызывает кавитацию, которая воздействуя на частицы металла, вырывает их с поверхности круга, а охлаждающая жидкость уносит их. Облегчается также удаление стружки из пор, в результате ослабленной связи между стружкой и кругом. Все это приводит к снижению температуры при шлифовании, к увеличению периода стойкости круга и к улучшению качества обработки.

9.6. Силы резания и мощность при шлифовании

При шлифовании различают суммарную силу резания шлифовальным кругом и силу резания-царапания одним абразивным зерном. Рассмотрим только суммарную силу резания , которая раскладывается на три составляющие (рис.9.10); тангенциальную , радиальную  и осевую . По  определяется мощность электродвигателя станка, потребную на шлифование; по силе  оценивается величина упругих отжатий или деформаций детали и круга, влияющих на точность обработки;  - сила, необходимая для продольной подачи круга или детали.

Рис.9.10. Схема сил резания при наружном круглом шлифовании

Силу  определяют по эмпирической формуле, Н:

,                                     (9.18)

где  - коэффициент, характеризующий материал и другие условия шлифования; он принимается равным 22 для закаленной стали; 21 – для незакаленной и 20 – для чугуна.

Приведем пример: сила резания при шлифовании незакаленной стали 40 кругом 14А40НСМ15К5 высотой 40 мм при =30 м/мин, =20 мм/об и =0,009 мм/дв.ход

Н.

Экспериментально установлены соотношения между ,  и :

; .                             (9.19)

Превышение силы  над  является следствием того, что удельные силы резания при шлифовании велики и по данным различных исследований лежат в пределах =100-200 ГПа, т.е. в десятки раз превышают удельные силы резания при точении, сверлении и фрезеровании. Большие величины  при шлифовании объясняются чрезвычайно малым сечением срезаемого слоя и наличием отрицательных передних углов у зерен круга. Более крупнозернистому кругу соответствует меньшее значение . В табл.9.2 приведены сравнительные данные средних удельных сил резания  для различных видов обработок.

Таблица 9.2

Зависимость удельной силы резания от вида обработки

| Вид обработки | Удельная сила резания , МПа |
| --- | --- |
| Точение | 2000-2500 |
| Сверление | 3000-3500 |
| Фрезерование | 5000-5700 |
| Шлифование | 100 000-200 000 |

Мощность, необходимая для вращения круга, кВт,

.                                             (9.20)

Мощность, затрачиваемая на вращение детали, кВт,

,                                       (9.21)

где ,  - скорость вращения круга и детали, м/мин;  и  - соответственно КПД приводов механизмов вращения круга и детали. Поскольку =60-100,  значительно меньше, чем .

Мощность, необходимую для шлифования, можно определить по формуле, кВт:

.                                (9.22)

Значения коэффициента  для различных видов и условий шлифования приведены в справочной литературе.

9.7. Износ и стойкость шлифовальных кругов

Общий износ рабочей части шлифовального круга состоит из износа в процессе шлифования и слоя, удаляемого при правке круга. В зависимости от свойств круга и условий шлифования работа может происходить либо с затуплением абразивных зерен, либо с самозатачиванием. Процесс износа рабочей поверхности круга можно разделить на два этапа. Первый этап (период приработки после правки) характеризуется откалыванием и выкрашиванием непрочно укрепленных зерен. Второй этап – округление (притупление) и расщепление абразивных зерен. На этом этапе происходит забивание пор круга металлической стружкой, абразивной пылью, в результате чего круг засаливается и теряет свои режущие            свойства.

Самозатачивание заключается в том, что по мере затупления абразивных зерен возросшие силы отрывают полностью или частично зерна из связки. Некоторые зерна раскалываются, при этом появляются новые острые зерна, способные производить резание-царапание.

Обычно круги работают с затуплением, а не с самозатачиванием. С самозатачиванием работают мягкие круги, предназначенные для обработки твердых материалов. При высоких требованиях к точности формы детали, например при чистовом шлифовании фасонных деталей методом врезания, самозатачивание нежелательно, так как при работе круг очень быстро теряет необходимую форму профиля. В случае, когда необходимо обеспечить высокопроизводительное бесприжоговое шлифование, самозатачивание круга возможно.

После периода приработки круга износ его обычно замедляется и протекает более равномерно, так как сила резания распределяется на большее количество зерен и удельная нагрузка на зерно падает. Этот период соответствует нормальному периоду износа круга. Если круг работает в режиме затупления абразивных зерен, необходимо периодически производить его правку.

Время работы круга между его смежными правками при заданных режимах называется периодом стойкости круга. Ориентировочно этот период может быть принят по табл.9.3.

Таблица 9.3

Время работы шлифовальных кругов между правками

| Вид шлифования | Время работы круга между двумя правками, мин |
| --- | --- |
| Круглое наружное шлифование: с продольной подачей на проход, с продольной подачей в упор, врезанием, врезанием с одновременным шлифованием галтели | 40 30 30 20 |
| Бесцентровое шлифование: с продольной подачей на проход врезанием | 60 30 |
| Внутреннее шлифование | 10 |
| Плоское шлифование периферией круга | 25 |
| Плоское шлифование торцом круга | 10 |
| Фасонное шлифование | 10 |

Для повышения производительности процесса шлифования желательно выбирать шлифовальные круги большего диаметра. При этом на рабочей поверхности круга большего размера располагается большее количество режущих зерен и, следовательно, при сохранении нагрузки на одно зерно можно повысить производительность шлифования. У кругов больших диаметров уменьшается размерный износ круга и повышается период стойкости.

Эмпирическая зависимость между стойкостью круга и элементами режима шлифования имеет вид:

.                                        (9.23)

В свою очередь скорость вращения детали при =20-40 м/с можно рассчитывать исходя из стойкости круга по формуле:

.                                            (9.24)

С увеличением диаметра детали стойкость круга  несколько растет, так как при этом уменьшается толщина среза .

9.8. Выбор режимов шлифования

Оптимальным режимом резания при шлифовании считают режим, который обеспечивает: высокую производительность, наименьшую себестоимость и получение требуемого качества шлифованной поверхности.

Режимы шлифования назначают в таком порядке.

1. Выбирают характеристику шлифовального круга и устанавливают его окружную скорость .

2. Назначают поперечную подачу  и определяют число проходов, обеспечивающих снятие всего припуска. Величины поперечной подачи для обработки некоторых конструкционных материалов приведены в табл.9.4.

Таблица 9.4

Значения поперечных подач, мм/дв.ход

| Материал детали | Чистовое шлифование | Черновое шлифование |
| --- | --- | --- |
| Сталь закаленная | 0,005-0,010 | 0,01-0,06 |
| Сталь незакаленная | 0,006-0,020 | 0,02-0,08 |
| Чугун | 0,008-0,030 | 003-0,09 |

3. Назначают продольную подачу в долях ширины круга.

4. Выбирают окружную скорость вращения детали . При черновом шлифовании следует исходить из установленного периода стойкости круга (=25-60 мин); при чистовом – из обеспечения заданной шероховатости поверхности.

5. Подбирают СОЖ.

6. Определяют силы резания и мощность, необходимые для вращения круга и детали, кВт:

,                                                  (9.25)

.                                              (9.26)

7. Выбранные режимы шлифования корректируют по паспорту станка. При нехватке мощности уменьшают  или , так как они влияют на мощность резания и машинное время.

8. Проверяют условия бесприжогового шлифования по удельной мощности, приходящейся на 1 мм ширины круга,

,                                                 (9.27)

Эта величина должна быть меньше допустимой удельной мощности, приводимой в справочной литературе.

9. Определяют машинное время по формулам согласно табл.9.5.

Таблица 9.5

Зависимости для расчета машинного времени

| Вид шлифования | Машинное время | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Круглое наружное в центрах методом продольной подачи |  | - коэффициент зачистных ходов: =1,2-1,4 - для чернового шлифования; =1,25-1,7 - для чистового шлифования; - длина шлифования, мм; - поперечная подача на один ход, мм; - припуск, мм |

Окончание табл.9.5

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Круглое наружное в центрах с поперечной подачей (врезное) |  | =1,4-2,5; - поперечная подача, мм |
| Бесцентровое на проход |  | =1,05-1,2; - длина шлифования одной детали, мм; - количество деталей в партии, шлифуемых непрерывным потоком, шт.; - число проходов; - продольная подача, мм/мин; - ширина круга, мм |
| Плоское периферией круга | мм | =1,15-1,35 для чернового шлифования; =1,25-1,5 для чистового шлифования; - величина перемещения круга в направлении поперечной подачи, мм; - длина продольного хода стола станка, мм; - ширина детали, мм |

9.9. Прогрессивные методы абразивной обработки

Назначая определенные условия шлифования, стремятся обеспечить заданную размерную и геометрическую точность деталей, необходимое качество поверхностного слоя, а также наиболее высокую производительность при наименьшей себестоимости обработки. Комплекс этих требований можно выполнить, применяя прогрессивные методы абразивной обработки. Рассмотрим некоторые из них.

Скоростное шлифование [3, 4, 6]. С увеличением скорости резания зерна круга, работающие на больших скоростях, будут нагружены меньше. Это объясняется тем, что при скоростном резании каждое абразивное зерно, находящееся на рабочей поверхности круга, за единицу времени успевает нанести больше царапин на обрабатываемой поверхности. Силы резания, действующие на каждое зерно, также уменьшаются. Поэтому появляется возможность догрузить абразивные зерна круга, работающего с большой скоростью. Обычно это делают, увеличивая глубину шлифования, подачу и скорость вращения детали, что повышает производительность шлифования. Например, при шлифовании отверстий шарикоподшипниковых колец при скорости круга =30 м/с глубину шлифования  рекомендуется принимать равной 0,003 мм за двойной ход стола. При повышении скорости круга до 50 м/с глубину шлифования увеличивают до 0,006 мм за один двойной ход. Скорость вращения детали можно увеличить с 60-80 м/мин при обычном шлифовании до 130-150 м/мин                  при скоростном. Это повышает производительность шлифования в                    1,2-1,3 раза.

Глубинное шлифование [1, 7]. При шлифовании методом врезания производительность процесса резко возрастает с увеличением минутной поперечной подачи. При шлифовании закаленной стали подачи обычно принимаются =1,5-2 мм/мин, а при глубинном можно работать с подачами =6 мм/мин.

Для осуществления таких поперечных подач требуется изменить структуру рабочего цикла шлифования с тем расчетом, чтобы процесс резания заканчивался с выполнением чистового этапа шлифования для гарантированного удаления дефектного слоя металла, получаемого на этапе форсированного шлифования.

Струйно-абразивная обработка [3]. Данный метод представляет собой обработку свободным абразивом, находящимся в струе жидкости (рис.9.11). Он в 10-12 раз более производительный, чем абразивная обработка в струе газа. Поверхность одной обрабатываемой детали подвергается воздействию струи жидкости 3, содержащей абразивные частицы. Эта струя подается на обрабатываемую поверхность из сопла 2 под определенным углом  (см. рис.9.11). При правильно выбранных режимах и при обработке в 2-3 прохода достигается шероховатость поверхности =0,32-0,63 мкм. Угол атаки  (угол между осью сопла и поверхностью обрабатываемой детали) является важным параметром абразивной обработки. Съем металла с увеличением угла атаки растет до определенного значения, после чего снижается. Наибольший съем метала достигается при .

Рис.9.11. Схема абразивной обработки в струе жидкости

Магнитно-абразивная обработка [11]. Сущность этого метода заключается в том, что обрабатываемой детали или порошку с магнитными и абразивными свойствами, помещенными в постоянное магнитное поле, сообщают принудительное относительное движение. Обрабатываемая деталь 3 (рис.9.12), имеющая форму тела вращения, помещается между полюсными наконечниками 1 электромагнита. Между поверхностями обрабатываемой детали и наконечниками создается определенный зазор, в который подается порошок 2, обладающий магнитными и абразивными свойствами. С помощью сил постоянного магнитного поля зерна обрабатываемого порошка удерживаются в зазоре и прижимаются к поверхности детали. При сообщении детали принудительного вращения и движения вдоль оси происходит обработка детали. В качестве порошка хорошо зарекомендовал себя магнитно-абразивный порошок на основе железа и карбида титана ().

Рис.9.12. Схема магнитно-абразивной обработки

Одновременное шлифование нескольких участков поверхности [4]. Повышение производительности при наружном круглом шлифовании достигается также при одновременном шлифовании нескольких участков поверхности (рис.9.13). Такую обработку производят специально заправленным кругом большой высоты. Наиболее распространенным видом концентрации обработки участков поверхности является одновременное шлифование торцов цилиндрических и конических поверхностей методом врезания. При этом лучшие результаты могут быть получены при установки оси круга под углом к оси детали.

Рис.9.13. Установка шлифовального круга под углом к оси детали

Рис.9.14. Схема установки наклонных шлифовальных кругов с постоянным

углом наклона

Применение сборных шлифовальных кругов [8, 11]. При данном методе используется группа наклонных кругов, позволяющих уравновесить силы резания и многократно увеличить ширину обработки. Такие круги 1 (рис.9.14) развернуты один относительно другого на некоторый угол, а их наклонное положение на оправке обеспечивается втулками 2 и 3 со скошенными торцами и фиксируется гайкой 4. При вращении круги совершают осцилляцию по винтовой траектории. При этом не только непрерывно чередуются рабочие поверхности абразивных зерен, что способствует повышению их стойкости, но и сокращается число повторных проходов зерен по следу  предыдущих, увеличивается толщина среза.

Рис.9.15. Осциллирующее шлифование цилиндрическим кругом с винтовой режущей поверхностью: а – схема процесса; б – схема срезания припуска; в – траектории абразивных зерен

Такой же осциллирующий процесс осуществляется при шлифовании цилиндрическим кругом с винтовой абразивной поверхностью, образованной винтовой канавкой с шагом  по периферии круга 2 (рис.9.15,а). Параметры сечения среза (рис.9.15,б) , а синусоидальные траектории абразивных зерен (рис.9.15,в) имеют амплитуду  и сдвиг . Здесь  и  - ширина и толщина среза;  - отношение окружных скоростей заготовки 1 и круга 2;  - число рабочих зерен на ширине ленточки;  - подача на врезание;  и  - частота вращения соответственно круга и заготовки;  - ход заготовки;  - число двойных ходов заготовки в минуту.

Роторное шлифование [9, 11]. Повышение производительности шлифования обеспечивается и увеличением скорости заготовки, что реализуется при шлифовании, при котором заготовка 1 (рис.9.16) вращается вокруг своей оси с частотой  и вокруг оси  в планетарном движении с частотой . Круг 2 вращается с частотой  и перемещается вдоль оси заготовки со скоростью  и перпендикулярно к ней с поперечной подачей .

Рис.9.16. Роторное шлифование

Абсолютная скорость заготовки равна сумме скоростей ее собственного () и планетарного () движений. Суммарная же скорость шлифования с учетом скорости  круга: .                Например, при  суммарная скорость шлифования равна удвоенной скорости круга и составляет 60 м/с при =30 м/с и =15 м/с.

Рекомендуемая литература

- Вульф А.М. Резание металлов. – Ленинград: Машиностроении, 1973. – 496 с.

- Грановский Т.И., Грудов П.П., Кривоухов В.А. и др. Резание металлов. – М.: Машгиз, 1954. – 472 с.

- Корчак С.Н. Производительность процесса шлифования стальных деталей. – М.: Машиностроение, 1974. – 278 с.

- Лурье Г.Б. Состояние и перспективы развития технологии шлифования. – М., 1980. – 47 с.

- Лурье Г.Б. Шлифование металлов. – М.: Машиностроение, 1969. – 173 с.

- Маслов Е.Н. Основные закономерности высокопроизводительного шлифования // Высокопроизводственное шлифование. – М.: АН СССР, 1960. – С.3-17.

- Панкин А.В. Обработка металлов резанием. – М.: Машгиз, 1961. –  520 с.

- Попов С.А. Шлифование высокопористыми кругами. – М.: Машиностроение, 1980. – 78 с.

- Рыжкин А.А. и др. Физические основы обработки материалов резанием. – Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 1996. – 352 с.

- Солоненко В.Г., Рыжкин А.А. Резание металлов и режущие инструменты. – М.: Высшая школа, 2007. – 414 с.

- Ящерицын П.И., Фельдштейн Е.Э., Корниевич М.А. Теория резания. – 2-е изд. испр. и доп. – Минск: Новое знание, 2005. – 512 с.

10. ПРОЦЕСС РЕЗАНИЯ КАК СИСТЕМА

10.1. Система резания, ее параметры и структура

Процесс резания представляет собой сложный комплекс механо-физико-химических явлений, которые протекают одновременно, взаимосвязаны между собой и образуют единую систему, которая называется системой резания.

На более общем уровне анализа сама система резания может рассматриваться как элемент или подсистема технологической системы обработки материалов резанием, которая, в свою очередь, на еще более общем уровне рассмотрения, является частью производственной системы, представляющей собой взаимосвязанный комплекс материальных, людских, энергетических, информационных и других элементов [1]. Показателем эффективности производственных и технологических систем является прибыль или убыток.

Повышение эффективности систем может быть достигнуто двумя путями:

- повышением технического совершенства системы, применением новых технологий, материалов, конструкторских и структурных решений, достижений науки и техники;

- рационализацией стратегии применения системы в частности, за счет выбора оптимальных значений параметров функционирования.

Состояние системы в каждый момент времени характеризуется набором ряда параметров, а поведение системы – определенной последовательностью ее состояний во времени (иногда говорят об эволюции состояний). Исследование систем осуществляется путем целенаправленного изменения внешних воздействий на входе и изучения реакций на выходе. Исследованию может подвергаться сама система в натуре (экспериментальные исследования) или ее физическая или математическая модель (теоретическое исследование).

В системе резания рассматриваются входные, функциональные и выходные параметры [2].

Входные (или первичные) параметры подразделяют на определяющие, управляемые и возмущающие.

К определяющим, или обязательным, параметрам относят марку обрабатываемого материала, вид обработки резанием, точность и качество обработки и другие параметры, значения которых регламентируются технологическим процессом обработки и не могут изменены произвольно. От определяющих параметров непосредственно зависят управляемые, или контролируемые, параметры, которые включают в себя факторы, допускающие целенаправленный выбор при проектировании процесса обработки или изменения в ходе обработки.

К управляемым параметрам относятся: способ получения и величина припуска заготовки; марка инструментального материала, конструкция и геометрия режущего инструмента; тип, модель станка и приспособления; режим обработки; состав и способ подачи технологической среды и др. (табл. 10.1).

Таблица 10.1

Управляемые параметры на входе системы резания

| Элемент |  | Показатель |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение | Наименование | Обозначение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Станок | С | Тип, модель Мощность Жесткость | - N Jc |
| Приспособление | П | Тип, схема Жесткость | - Jп |
| Инструмент | И | Материал Конструкция Геометрические параметры Прочность и жесткость | Ми -  Jи |
| Заготовка | З | Способ получения Характеристики поверхностного слоя Припуск | - H  |
| Режим резания | Рж | Скорость резания Подача Глубина резания | V S t |
| Технологическая среда | Ср | Состав Способ подачи Интенсивность подачи | - - - |

Среди возмущающих параметров процесса резания можно выделить систематические и случайные параметры. К числу систематических возмущающих параметров можно отнести изменение скорости, глубины резания, геометрии инструмента и другие, которые вызваны конструктивными особенностями обрабатываемых деталей и кинематикой резания. Например, при точении одним резцом цилиндрических поверхностей разного диаметра с постоянной частотой вращения заготовки непрерывно меняются элементы режима резания, условия контакта инструмента с обрабатываемой заготовкой и интенсивность изнашивания инструмента.

К возмущающим параметрам резания случайной природы относятся неконтролируемые колебания физико-механических свойств заготовки и инструмента, припуска на обработку, статических и динамических характеристик оборудования и системы СПИД и др.

К выходным (или вторичным) параметрам процесса резания относят точность обработки, свойства поверхностного слоя детали, стойкость, износ режущего инструмента, производительность обработки и экономические показатели (табл. 10.2).

Таблица 10.2

Параметры на выходе системы резания

| Элемент |  | Показатель |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение | Наименование | Обозначение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Точность обработки | Тч | Квалитет Размеры поля допуска | Кт д |
| Качество поверхности | Кп | Шероховатость Глубина наклепанного слоя и степень наклепа Остаточные напряжения Прижоги и микротрещины | Ra, Rz hн, н   |
| Период стойкости инструмента | Си | Интенсивность изнашивания Критерии затупления Время | I h Т |
| Производительность | Пр | Число деталей, обработанных в единицу времени Площадь поверхности, обработанной в единицу времени | Nд Fд |
| Экономичность | Эк | Технологическая себестоимость | Ст |

Так как до настоящего времени реальная физическая природа влияния входных параметров на выходные до конца не выявлена, то связь между первыми и вторыми можно рассматривать как “черный ящик” (рис.10.1), функциональные параметры которого определяются совокупным действием кинематики процесса резания и физических явлений, вызванных этим процессом. Функциональные параметры количественно характеризуют физико-химический механизм процесса резания, определяя его протекание во времени.

Рис. 10.1. Входные и выходные параметры системы резания

Рассмотрим механизм функционирования системы резания более подробно. Система резания представляет собой необходимую для обработки данной заготовки регулируемую технологическую систему, т.е. совокупность станка, инструментов, приспособлений, технологической среды, с одной стороны, и процесса резания - с другой.

Обобщенная схема системы резания с учетом взаимодействия между основными составляющими (табл. 10.3), характеризующими процесс резания, показана на рис.10.2.

ПРОЦЕСС РЕЗАНИЯ

Таблица 10.3

Основные составляющие процесса резания и их параметры

| Составляющие процесса резания | Параметры |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование | Обозначение |
| 1 | 2 | 3 |
| Кинематика | Скорость главного движения Скорость движения подачи Толщина среза Ширина среза | V S a b |
| Пластическая деформация и разрушение | Напряжения Относительный сдвиг Угол сдвига Сила стружкообразования |    R |
| Трение, контактные процессы | Коэффициент трения Сила трения Высота нароста Передний угол |  Fтр hн  |
| Тепловые явления | Температура резания Количество выделенной теплоты |  Q |
| Химические процессы | Химическая активность Химическое сродство | - - |
| Электрические и магнитные процессы | ТермоЭДС Сила термотока Сопротивление зоны резания | E I R |

По типу связи между отдельными элементами структурной схемы обработки резанием можно разделить на односторонние и двухсторонние (обратные). Односторонние связи показаны на схеме однонаправленными стрелками, указывающими направления связей, например, между кинематикой процесса резания и тепловыми явлениями.

Связи могут быть непосредственными или косвенными, действующими посредством изменения ряда других закономерностей, связывающих два исследуемых параметра. Например, непосредственное влияние предварительного нагрева детали на период стойкости инструмента связано со снижением механических характеристик этого материала. Однако нагретый срезаемый слой изменяет характер распределения температур в зоне стружкообразования, из-за чего изменяются закономерности трения, наростообразования и другие характеристики.

Рис. 10.2. Схема процесса резания

Связь параметров процесса резания достаточно сложная: например, безотказность инструмента, которая характеризуется его периодом стойкости, определяется совместным действием таких параметров, как напряженное состояние в зоне резания, пластические деформации, трение, сила резания, тепловые явления.

10.2. Основные составляющие процесса резания

и их влияние на выходные параметры

Число параметров и структурных составляющих системы резания не ограничивается приведенными выше, поэтому кратко рассмотрим лишь основные из них (см. табл. 10.3), их взаимосвязь и влияние на выходные параметры.

Изучение кинематики резания имеет большое значение, так как именно в результате осуществления совокупности формообразующих движений (главное движение, движения подачи) производящая поверхность инструмента образует номинальную поверхность детали как огибающую к ряду последовательных положений производящей поверхности инструмента.

Фактическая поверхность детали отличается от номинальной наличием упругих и тепловых деформаций и вибраций элементов технологической системы, ограниченностью числа резцов при работе лезвийным инструментом и другими факторами.

Одним из основных параметров процесса резания являются упругие и пластические деформации срезаемого слоя. Совместно с трением они обусловливают возникновение напряжений и деформаций в режущем лезвии, стружке и поверхностном слое детали, определяют уровень сил и работу резания.

Трение при резании - главный фактор, влияющий на силы и температуру резания, стойкость инструмента, состояние поверхностного слоя детали. Характеристики трения зависят от механических свойств материалов, приобретенных ими при высоких скоростях относительного перемещения, высоких давлениях и температурах, свойств контактных поверхностей. Физическое взаимодействие поверхностей при трении обусловлено видом трения (внутреннее - на участке пластического контакта, внешнее - при упругом контакте), характером пластического течения металла на участке пластического контакта, процессами наростообразования, адгезии, диффузии на контактных площадках и другими явлениями. Трение является естественной причиной износа инструмента и потери его работоспособности; в свою очередь, накопленный износ поверхностей лезвий, изменяя конфигурацию контакта, влияет на протекание контактных процессов, изменение силовых, температурных и других характеристик процесса резания.

Разрушение (нарушение сплошности) является основным процессом при резании хрупких материалов. При резании пластичных материалов разрушение происходит только после значительных упругих и пластических деформаций. Интенсивность их протекания зависит от схемы напряженного состояния, тепловых, химических и электромагнитных явлений и является основным параметром стружкообразования.

Исключительно важными в физико-химическом механизме процесса резания являются тепловые явления, сопровождающие этот процесс. Они определяют закономерности превращений энергии в различных процессах, сопровождающихся поглощением и выделением теплоты. Наиболее существенно при этом учитывать диссипацию механической энергии в тепловую, вызывающую изменение температуры резания. Температурой резания определяется связь между химическим, структурным строением и физико-химическими свойствами исходного материала заготовки, с одной стороны, и стружки и поверхностного слоя обработанной детали - с другой. Температурный режим влияет на контактные процессы в зоне резания и определяет физико-химический механизм износа и стойкость инструмента.

Термоструктурные явления процесса резания вызывают изменения строения и физико-химических свойств обрабатываемого материала под действием сил и температур, возникающих при обработке. Наиболее интенсивно они протекают при теплонапряженных видах обработки (шлифование, лезвийная обработка с высокими скоростями резания). При этом в результате действия высоких температур изменяется микроструктура поверхностного слоя, возникают значительные остаточные напряжения, микротрещины, изменяется дислокационная структура материала.

В свою очередь, изменения в микроструктуре материала влияют на электрические и магнитные явления процесса резания, поскольку изменяются удельное электросопротивление материала, магнитная проницаемость, коэрцитивная сила и другие электромагнитные свойства. При этом возможно изменение температурного режима обработки, так как на термоструктурные превращения затрачивается значительное количество теплоты.

Химические явления протекают вследствие возникновения на некоторых участках контактных площадок химически чистых (ювенильных) поверхностей. Они находятся в активном состоянии и существенно влияют на протекание процесса резания. Одной из причин этого является образование оксидных пленок, которые изменяют коэффициенты трения на контактных площадках, условия наростообразования и ряд других параметров процесса резания.

Электрические и магнитные явления при резании определяются процессами термоэлектрической, электрохимической и электромагнитной природы. При обработке резанием станок, зону резания, инструмент и приспособление в комплексе можно рассматривать как замкнутую электромагнитную систему.

В процессе резания в зоне контакта рабочих поверхностей инструмента с обрабатываемым материалом возникает термоЭДС. Ее величина зависит от свойств пары инструментальный - обрабатываемый материал и режимов резания, определяющих уровень температур в зоне резания. Характер зависимостей Е = f(V, S, Т) такой же, как у известных зависимостей  = f(V, S, Т). Это свидетельствует о тесной взаимосвязи тепловой и электрической подсистем резания. Еще одним доказательством такой взаимосвязи являются обратимые и необратимые превращения тепловой энергии в электрическую и электрической в тепловую в эффектах Томсона и Пельтье, имеющих место в термоэлектрических цепях при резании.

Несмотря на относительно малую в условиях резания величину термоЭДС (до 25 мВ), сила термотока может достигать нескольких десятков ампер, особенно во внутренней цепи между передней и задней поверхностями инструмента, сопротивление которой очень мало. Это оказывает значительное влияние на характер протекания контактных процессов и интенсификацию или уменьшение изнашивания рабочих поверхностей инструмента из-за эффекта Томсона, а также вследствие электроэрозионных и электродиффузионных явлений (см. п.12.2).

При обработке с применением СОТС систему “инструмент - СОТС (раствор электролита) - заготовка” можно рассматривать как своеобразный гальванический элемент. При трении в этой системе может проявляться электрохимический механизм износа, интенсивность которого зависит от ЭДС гальванического элемента, колебаний потенциалов при беспрерывном замыкании и размыкании микроконтактов, поляризуемости электрохимической цепи и других факторов.

В системе резания наряду с электрическими наблюдаются разнообразные магнитные явления. Над поверхностью металлического твердого тела в пределах длин волн спектра его электромагнитного излучения всегда существует флуктуационное электромагнитное поле, на которое в процессе резания накладываются нестационарные поля, вызванные протеканием переменных термоэлектрических и гальванических токов. Наряду с воздействием электрической системы на магнитную, наблюдается и обратное воздействие: при высокочастотных относительных колебаниях инструмента и заготовки могут возбуждаться электрические токи, обусловленные ЭДС самоиндукции, наводимой в термоэлектрическом контуре. Свою роль в формировании магнитной системы играет также остаточная намагниченность инструмента и заготовки. 0на является связующим звеном между магнитной и электрической системами. При неблагоприятных условиях остаточная намагниченность режущей части стального инструмента может привести к значительному понижению его стойкости.

Некоторые магнитные явления тесно связаны с действием теплового поля. Так, поперечные термомагнитные эффекты, например Риги-Ледюка, вызываются действием магнитного поля на электрические и магнитные свойства проводников с температурным градиентом.

10.3. Исследования процесса резания как системы

Исследования системы резания основаны на определении функциональных связей между ее элементами. Основными ее связями являются функция Fвх-р,  связывающая входные параметры с процессом резания, и  Fр-вых, связывающая процесс резания с выходными параметрами. Конечным результатом исследований является получение функции Fвх-вых, связывающей получаемые выходные параметры с задаваемыми входными и складывающейся из ряда математических зависимостей, связывающих отдельные физические явления, составляющие процесс резания. Следует отметить большое число этих составляющих функций, а также сложности их аналитического определения.

Многие исследования процесса резания выполняются на основе упрощенных моделей (структурных схем). Так, до последнего времени зависимость стойкости инструмента от первичных параметров определялась только на основе рассмотрения тепловых параметров, а влияние входных параметров на точность обработки оценивалось с учетом упругих деформаций в технологической системе с несколькими степенями                свободы.

В последние годы исследования процесса резания становятся все более комплексными. Так, например, установлены зависимости стойкости одновременно от кинематики процесса, сил резания, интенсивности процессов трения и тепловых явлений (рис. 10.3).

Расчеты параметров процесса резания производят по формулам, выражающим функциональную связь между параметрами резания, выведенным аналитическим методом на основе рассмотрения физических закономерностей процесса резания или полученным эмпирическим путем. Вместе с тем одной из основных специфических особенностей процесса резания является непосредственная зависимость некоторых выходных параметров от большого числа входных факторов. Так, стойкость инструмента Т, как и допускаемая скорость резания, является функцией очень большого числа аргументов, каждый из которых при выполнении конкретных операций изменяется в достаточно широких пределах: элементы режима резания, физико-механические свойства обрабатываемого и инструментального материалов, геометрия инструмента, вид и способ подачи смазочно-охлаждающих технологических сред и др. Из-за значительного колебания этих характеристик необходимо учитывать вероятностный характер связи между входными и выходными параметрами.

Рис. 10.3. Подсистема “входные параметры –

процесс резания - стойкость”

Качество системы резания определяется ее механическими, тепловыми, электрическими, магнитными, химическими и другими свойствами, поэтому систему резания можно разделить на ряд частных подсистем: механическую, тепловую и т.д. Все они являются замкнутыми, т.е. выход одного элемента связан со входом другого. Закономерности функционирования таких систем рассматривает теория автоматического регулирования. Структурная схема процесса резания определяет как строгую аналитическую, так и вероятностную взаимосвязь входных и выходных параметров. Такой подход позволяет установить роль отдельных физических явлений и на основе этого обеспечить оптимизацию процесса резания, т.е. достижение заданного качества поверхности и точности обработки при максимальной производительности.

Пользуясь приведенной общей структурной схемой механической обработки, можно методически правильно исследовать процесс резания. Структурные схемы позволяют рационально решать технологические задачи, определять границы целесообразного применения различных методов обработки.

10.4. Автоматическое регулирование

процесса резания

Возмущающие внешние воздействия, переменность функциональных параметров (например, величины износа инструмента) и вероятностный характер некоторых связей между составляющими процесса резания приводят к значительным колебаниям выходных параметров процесса резания; при этом снижается эффективность и качество ее функционирования. Для повышения эффективности и качества обработки необходимо оперативное управление ее режимом на основе информации о действительных условиях протекания процесса резания. Такое управление процессом получило название адаптивного. Самоприспособляющиеся автоматизированные системы управления режимами обработки (как правило, это СЧПУ классов CNC и DNC на базе микроЭВМ), обладающие свойством изменять свои параметры, и управляющие воздействия в зависимости от текущих условий процесса резания, называются адаптивными.

В таких системах качество заготовок, параметры процесса и обрабатываемой детали, состояние системы контролируются специализированными цифровыми датчиками, измерительными устройствами с ЧПУ. Обработка поступающей информации, проведение необходимых вычислений для реализации требуемого алгоритма оптимизации, формирование и выдача управляющих сигналов на исполнительные механизмы приводов и других внешних устройств станка осуществляются управляющей системой ЧПУ автоматически, без участия оператора.

Система резания (см. рис. 10.2) в целом считается разомкнутой (без обратных связей), так как управляющее воздействие на процесс резания поступает только со стороны входных параметров. Объектами регулирования в этой системе могут являться все входные параметры, каждый из которых может быть использован для оптимизации процесса резания. Однако, в первую очередь, в качестве регуляторов используются элементы режима резания. Регулирование процесса обработки в этом случае заключается в том, чтобы, исходя из знания параметров детали, метода обработки, схемы резания и технологической среды, путем изменения режима резания, получить необходимые выходные параметры системы.

Тогда схему механической обработки, приведенную на рис. 10.2, можно трансформировать в другую (рис. 10.4), где в качестве регуляторов процесса из входных параметров выбраны элементы режима резания. Взаимодействие регуляторов с основной системой через искусственные обратные связи 1-10 превращает систему управления процессом резания в замкнутую.

Рис. 10.4. Структурная схема автоматической системы

управления процессом резания

К наиболее широко используемым адаптивным системам управления относятся системы, стабилизирующие контролируемые параметры - силу, температуру, величину упругих деформаций, точность, шероховатость; системы, компенсирующие те или иные погрешности системы,            например, износ инструмента; системы, оптимизирующие режимы            обработки.

Первые системы управления были стабилизирующими и в основном одноконтурными, когда передача воздействия выходного элемента на входной осуществлялась с помощью единственной обратной связи, и предназначались для решения частных задач оптимизации технологического процесса. В дальнейшем появились многоконтурные системы с несколькими обратными связями, предназначенные для решения более общих задач оптимизации процессов обработки. В настоящее время разработаны алгоритмы и системы оптимального управления для различных методов механической обработки.

Рассмотрим особенности адаптивного управления некоторыми параметрами процесса резания.

Адаптивное управление упругими перемещениями в системе СПИД. В процессе обработки деталей на станках можно выделить три этапа, обусловливающих упругие перемещения элементов сис-            темы СПИД. На первом этапе (установка и закрепление детали в приспособлении) осуществляется совмещение технологических баз детали с базами станка. Второй этап - это статическая настройка размерных цепей                  системы СПИД, в процессе которой устанавливают относительное положение режущей кромки инструмента и детали. На заключительном этапе - динамической настройке в системе СПИД - создается упругий натяг, необходимый для высокопроизводительного съема припуска с заготовки. В этой связи в установочные размеры нужно внести поправки статической и динамической настройки, размеры которых можно корректировать перемещением элементов системы СПИД.

Для компенсации возникающих под действием возмущающих факторов отклонений размера динамической настройки используют: изменение одного или нескольких элементов режима резания; изменение жесткости системы СПИД; изменение геометрии инструмента; наложение на режущий инструмент или другие элементы системы СПИД колебаний; комбинированное использование перечисленных методов.

Для коррекции размеров статической и динамической настройки необходимо измерять их величину. Во многих случаях произвести эти замеры весьма затруднительно, поэтому используют косвенные методы измерения. Например, по деформации упругих звеньев, измеряемых встраиваемыми динамометрическими датчиками или устройствами, можно судить об отклонениях размера настройки ( - обратная связь 4, рис. 10.4). Информация о формировании размера обрабатываемой детали может быть получена также по перемещениям отдельных узлов станка. В этом случае измеряется также сила резания (P - обратная связь 3), что обеспечивает количественную оценку жесткости системы СПИД.

Адаптивное управление изнашиванием режущего инстру-мента. Нестационарный характер изнашивания режущего инструмента во времени проявляется в увеличении интенсивности изнашивания I с течением времени (см. рис. 10.4) и влияет не только на работоспособность инструмента, но и на выходные параметры процесса резания: физико-механическое состояние поверхностного слоя детали, точность, производительность и себестоимость обработки. Адаптивное управление изнашиванием режущего инструмента основано на том, что величина I тесно связана с температурой резания. Поддерживая постоянную температуру резания ( - обратная связь 6), можно обеспечить постоянную интенсивность изнашивания инструмента. Чаще всего в таких системах это достигается обеспечением постоянного значения термоЭДС (E - обратная связь 7) естественной термопары “инструмент - деталь” во время обработки. В качестве регулирующих параметров режима обработки использовались скорость резания, подача, а также оба элемента режима одновременно.

В некоторых системах управления проводится оперативная поднастройка технологической системы для компенсации потери точности обработки, связанной с размерным износом инструмента, а при достижении критерия затупления - принудительная замена инструмента. Регистрация характеристик износа (h, I), точности обработки (д) и передача информации в систему ЧПУ осуществляется по каналам обратных связей 8 и 10.

Адаптивное управление физико-механическим состоянием поверхностного слоя детали. Многочисленными исследованиями установлено, что формирование глубины и степени наклепа, остаточных напряжений, шероховатости обработанной поверхности и других параметров поверхностного слоя связано с силовыми факторами, временем деформирования, температурой в зоне резания и фактором времени.

В этой связи в основу адаптивного управления физико-механическим состоянием поверхностного слоя положена стабилизация силового и температурного режимов с учетом фактора времени (обратные связи 3, 6 и 7) путем изменения элементов режима резания, при этом текущий контроль за параметрами шероховатости поверхности детали (Ra, Rz) осуществляется по каналу обратной связи 9.

В адаптивных системах управления механической обработкой также возможен входной контроль параметров заготовки и коррекция управляющей программы обработки детали (обратная связь 1) в зависимости от разброса припуска () или изменения твердости поверхностного слоя заготовки (Н).

Рекомендуемая литература

1. ГОСТ 3.1109-82. ЕСТД. Термины и определения основных понятий. – М.: Изд-во стандартов. – 1982. – 23 с.

2. Подураев В.Н. Автоматически регулируемые и комбинированные процессы резания. – М.: Машиностроение, 1977. – 303 с.

11. ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ РЕЗАНИЯ

Основной задачей науки и практики обработки материалов резанием является установление оптимальных режимов резания с использованием как физических, так и технологических критериев оптимальности. Основные из них: относительный износ, стойкость инструмента (путь резания), удельная энергоемкость процесса, объем металла на единицу мощности, производительность рабочего места (машинное время), себестоимость обработки, сила (мощность) резания, качество поверхности (шероховатость и глубина залегания напряжений в поверхностном слое обрабатываемой детали), точность обработки. Обычно во внимание принимается экстремальный характер одного или нескольких перечисленных критериев оптимальности при вариации элементов режима, чаще всего скорости резания.

В связи с широким использованием в современном машиностроении конструкционных материалов с особыми физико-механическими свойствами - нержавеющих и жаропрочных сталей и сплавов, композиционных и керамических материалов, получивших название труднообрабатываемых, на первый план выдвигаются задачи выбора оптимального режима без проведения дорогостоящих износостойких опытов с использованием аналитических зависимостей, которые бы учитывали влияние на процесс резания основных параметров: свойства материалов заготовки и инструмента, геометрию, элементы режима и др.

11.1. Термодинамические аспекты выбора

оптимального режима резания

11.1.1. Причины экстремальности зависимости

«износ (стойкость) – скорость резания»

Одной из фундаментальных особенностей процесса трения, в том числе в условиях резания, является минимизация характеристик трения и износа (износ, интенсивность изнашивания, стойкость, коэффициент и сила трения) в определенном диапазоне скоростей и нагрузок.

Снижение интенсивности изнашивания (до 500-600 раз) при достижении некоторого значения скорости трения установили И.В.Крагель-ский и Е.М.Швецова [17]. Комментируя результаты этих экспериментов, И.В.Крагельский сформулировал общую причину наличия критических точек на кривой износа как «… переход от одного вида нарушения фрикционных связей к другому» [17]. По Б.И.Костецкому [13-15], зона скоростей скольжения, на которых износ минимален, соответствует смене режимов контактного взаимодействия «схватывание – высокотемпературное окисление – схватывание», определяется как область нормального механо-химического износа. И.Г.Носовский считает [20], что при трении на воздухе оптимальная скорость трения соответствует переходу окислительного износа в тепловой. Максимумы износостойкости твердых сплавов разных марок и быстрорежущей стали Р18 при сухом трении их по стали 45 Г.И.Грановский объясняет разной склонностью к образованию налипов на образце [7, 8].

Применительно к изнашиванию металлорежущих инструментов при резании упоминание о немонотонном характере кривых «стойкость (износ) – скорость резания» обнаружено в большом количестве работ отечественных и зарубежных ученых. Используя систематические обзоры этих работ, выполненные в монографиях А.А.Авакова [4], А.Д.Макарова [4, 18, 19], приведем некоторые точки зрения для объяснения пиков стойкости инструментов. Для твердосплавных резцов А.И.Каширин [4] этот факт объясняет переходом от «хрупкого» износа (в зоне низких скоростей резания) к износу «истирания» и «сплавления» на высоких скоростях. П.П.Грудов считает [4], что с переходом в зону относительно высоких скоростей (температур) резания между твердым сплавом и трущимся металлом возникают силы, приводящие к схватыванию и свариванию материалов трущейся пары.

Происхождение точек экстремума на кривой стойкости твердосплавных резцов при обработке закаленных сталей А.Я.Малкин [4] объясняет изменениями механических свойств обрабатываемого материала с изменением температуры; инверсия кривых производительность - скорость объясняется Чао и Смитом действием двух типов сварки между стружкой и резцом – сваркой «давлением» (I тип) и «температурной сваркой» (II тип). Сварка первого типа происходит при температурах поверхности контакта, меньших температуры рекристаллизации более мягкого элемента пары трения (малые скорости резания), а второго типа – при температурах выше температуры рекристаллизации.

Использовав метод микроскопического анализа, Н.Н.Зорев [10] исследовал износ задних поверхностей резцов из твердого сплава ВК8 и быстрорежущей стали Р18 при точении сталей и молибдена с различными скоростями резания и установил, что с повышением температуры резания с 550 до 6500С (с увеличением скорости резания более 0,75 м/с) относительный износ резцов из Р18 при точении сплава ВМ-1 повышается почти в 10 раз. Для сплава ВК8 с увеличением температуры резания с 800 до 8200С (1,67 м/с) относительный износ возрастает в 6,5 раза. «Такое влияние температуры на интенсивность износа, - отмечают Н.Н.Зорев и З.М.Фетисова [11], - указывает на то, что основную роль здесь играют диффузионные процессы». При температурах ниже начала интенсификации диффузионных процессов, согласно Н.Н.Зореву, наблюдается адгезионный износ инструментального материала, причем для твердого сплава характер адгезионных разрушений практически не зависит от скорости резания. Таким образом, точки минимума относительного износа с изменением скорости соответствуют, по Н.Н.Зореву, переходу адгезионного вида износа в диффузионной.

А.Д.Макаров [18, 19] для изучения износа резцов ВК6М, обрабатывающих жаропрочный сплав ХН51ВМТ10КФР, применял микрорентгеноспектральный анализ и установил, что механизм износа твердого сплава определяется скоростью (температурой) резания. Оптимальная                        (по интенсивности износа) скорость резания  (при м и м/об) для этой пары равнялась 0,5 м/с. По мнению А.Д.Макарова, на низких скоростях резания () износ задних поверхностей связан с адгезионными явлениями и осуществляется путем отрыва в результате адгезии частиц инструментального материала.

Постоянное присутствие на участках контакта материала детали в виде пленок, затекание его в микрократеры от адгезионных вырывов и интенсивная пластическая деформация обусловливают разную толщину перенесенного слоя и циклический характер разрушения участков твердого сплава, разупрочненных усталостными процессами. При оптимальной скорости  микротрещины в твердом сплаве исчезают, так как снижается интенсивность адгезионных явлений. В ростом скорости резания () на всех участках контакта обнаружено диффузионное растворение твердого сплава. Нужно особо подчеркнуть, что микрорентгеноспектральный анализ позволил А.Д.Макарову обнаружить диффузионные процессы на участках длительного адгезионного контакта на скоростях  (=0,33 м/с), а участки перенесенного материала детали и проявление адгезии – на  (=0,75 м/с). Следовательно, скорость , соответствующая минимуму интенсивности изнашивания, является условной границей преимущественного проявления адгезионного () и диффузионного () износа твердого сплава.

Известны и другие точки зрения на происхождение экстремума стойкостной зависимости твердосплавных резцов. Д.М.Гуревич [9], в частности, считает, что при высоких скоростях, превышающих пик стойкости, механизм изнашивания однокарбидных сплавов обусловлен адгезионными явлениями, как и при низких скоростях (температурах), но с той разницей, что «разрушение происходит не путем отрыва целых зерен или даже их групп, как это наблюдается при низких температурах, а путем отрыва отдельных частиц с поверхности зерен карбидов».

Превалирующая роль адгезионных процессов в износе твердых сплавов при обработке чугуна зафиксирована в исследовании Г.И.Грановского и др. [7]. Признаков диффузионного взаимодействия ни на контактных поверхностях твердосплавных резцов, ни в продуктах износа обнаружено не было.

Какие выводы могут быть сделаны на основе краткого анализа причин немонотонности зависимости «износ (интенсивность изнашивания) – внешние параметры процесса трения»? Прежде всего, оптимальному (по интенсивности изнашивания) режиму трения (резания) соответствует в общем случае изменение условий контактного взаимодействия трущихся тел в присутствии внешней среды. Конкретные проявления этого изменения заключаются либо в переходе от одного вида нарушения фрикционных связей к другому (И.В.Крагельский), либо в образовании защитных вторичных структур (Б.И.Костецкий), либо в замене одного механизма износа (Н.Н.Зорев, А.Д.Макаров).

11.1.2. Термодинамические условия достижения

оптимального режима резания

Использование основных положений термодинамики необратимых процессов для изучения закономерностей износа режущих материалов позволяет предложить зависимости ((18)-(20), см. табл.6.2) для оценки интенсивности изнашивания [22, 23]. В них учтены: превалирующая роль тепловых процессов в износе, взаимосвязь процессов в объеме изнашиваемого материала (макроуровень) и на площадях фактического контакта (флуктуационный микроуровень) и самостоятельная роль температурных градиентов в объеме () и на флуктуационном уровне (), обусловленном температурой вспышки .

Как известно, флуктуационные процессы определяют производство избыточной тепловой энтропии  (знаменатель в зависимостях (18) и (20) табл.6.2), а также температурную устойчивость системы с флуктуациями, которой и является система резания.

Согласно эволюционной теории Гленсдорфа – Пригожина, в открытой термодинамической системе, обменивающейся со средой энергией и массой (именно этим признакам удовлетворяет система резания), флуктуации не затухают, пока протекает процесс; в состоянии равновесия производство энтропии в этой системе будет иметь минимальное значение. Термодинамическая устойчивость системы будет обеспечена не устранением флуктуаций, а процессами, перестраивающими систему резания на новый материальный уровень, с образованием так называемых диссипативных вторичных структур. Эти структуры изменят характер функционального взаимодействия, что приведет возврат системы в состояние устойчивого равновесия.

В общем случае термодинамическая учтойчивость открытой термодинамической системы определяется условием , а применительно к процессу изнашивания

.                      (11.1)

В (11.1) первый член в левой части неравенства соответствует производству избыточной энтропии, возникающей за счет температурных флуктуаций, а второй – потоку энтропии, обусловленному флуктуациями скорости .

Физический смысл выражения (11.1) состоит в том, что существует минимальный температурный градиент, при котором возникает неустойчивость, и он должен быть таким, чтобы существовал стационарный баланс между производством энтропии за счет теплопроводности от температурных флуктуаций  и потоком энтропии, переносимой флуктуациями скорости .

Если соблюдается условие (11.1), то система трения как термодинамически устойчивая характеризуется определенным значением производства энтропии для невозмущенного состояния  и производства избыточной энтропии . При таком энергетическом состоянии износ при трении может быть значительным, так как активационные процессы превосходят пассивирующие возможности системы (первое слагаемое в левой части (11.1) больше второго).

Допустим, что при трении увеличилась скорость . При этом в макрообъеме будут расти температурные градиенты  по нормали к поверхности трения, изменятся флуктуации скорости . Рост максимальной поверхностной температуры обусловит снижение флуктуаций температуры  и изменение , в результате при некотором значении скорости условие устойчивости (11.1) может нарушиться. Возврат пары трения из этого критического состояния к устойчивому должен произойти скачкообразно с образованием диссипативных структур трения. При этом процесс будет протекать с минимальными значениями производства энтропий  и .

Формирование диссипативных структур трения, таким образом, связано с возникновением новых свойств зоны трения, прежде всего пространственных, которые формируются на контакте. Эти структуры, как показано работами Б.И.Костецкого [13-15, 21], характеризуются особым кристаллическим строением, химическим составом и мелкодисперсной, аморфной структурой.

Экспериментальные исследования износа твердосплавных резцов, выполненные в Донском государственном техническом университете [3, 22-24], подтвердили образование диссипативных структур трения при оптимальной, по интенсивности изнашивания, скорости резания . При этой скорости на передней и задней поверхности резцов формируются аморфные слои пленок окислов. Если , производство избыточной энтропии (зависимость 11.1) будет минимальным, так как снижается мощность теплового источника на пятнах фактического контакта из-за снижения контурного давления. При , когда невелика температура контакта, имеет место интенсивный перенос частиц обрабатываемого материала на контактные площадки инструмента и периодический их срыв с низкой частотой; при этом при сравнительно невысокой температуре на поверхности растет относительная доля температурных флуктуаций, т.е. вспышек. Если , то за счет интенсивного проявления диффузионных и окислительных процессов возрастает температура контакта. На контактных площадках образуется текучий слой, который многократно передеформируется с высокой частотой и уносится силами трения; в материале инструмента увеличивается плотность накопленной тепловой энтропии (см. числитель в формуле (18), табл.6.2), которая достигает критического значения для данного материала, инициируя износ.

Таков в общих чертах механизм изнашивания в зависимости от скорости, учитывающий изменение соотношения между термодинамическими характеристиками в макрообъемах и флуктуационными процессами на контактной плоскости с учетом переноса обрабатываемого материала на изнашиваемый инструментальный материал.

Кроме внешних возмущающих воздействий (скорости трения) на термодинамическое состояние системы резания могут оказывать влияние внутренние факторы, например, действие объемных источников тепла.

В определенном температурном интервале на изменение термодинамической устойчивости системы резания при изнашивании инструментальных материалов могут влиять объемные тепловые источники другой физической природы. Эндотермичность процесса,  - превращения в тонких слоях материала контртела, перенесенных на инструментальный материал, обусловливает действие в этих слоях объемных источников теплопоглощения. В результате уменьшится накопление энтропии в изнашиваемом инструментальном материале, из-за чего уменьшится интенсивность изнашивания. По существу,  - превращение является процессом образования диссипативной структуры, отличающейся от описанных выше диссипативных структур, возникающих на контакте в результате взаимодействия материалов и инструмента, и детали с окружающей средой. Естественно, температура (скорость резания), при которой имеет место  - превращение, является оптимальной и ей будет соответствовать минимум производства избыточной энтропии и интенсивности изнашивания. Поэтому предложенный А.Д.Макаровым способ определения оптимальной температуры (скорости резания) по температуре  - превращения для широкой номенклатуры сталей получает однозначное термодинамическое толкование.

Изменение соотношения между флуктуационными процессами на контакте и диссипативными процессами в макрообъемах, которые определяются ,  и , описанные выше в самом общем виде при изменении внешнего фактора , полностью подтверждается полученной нами аналитической зависимостью (см. (18), табл.6.2), для оценки интенсивности изнашивания. С ростом  и увеличением температуры контакта (коэффициент теплопроводности предполагается не зависящим от температуры)  снижается, но растет  в формуле для , так как увеличивается мощность теплообразования на пятнах фактического контакта. Поэтому отношение  с увеличением скорости  повышается и, кажется, что должно возрасти значение интеграла в формуле для . В действительности, размер  (верхний предел интегрирования в зависимости ), определяющий глубину действия температурной вспышки, равен толщине слоя вторичных структур, в котором замыкается  действие флуктуаций. Величина  будет минимальна в области , а на меньших и больших скоростях будет увеличиваться. По этой причине в области оптимальной (по минимуму износа) скорости и величина  будет иметь минимальное или минимально стабилизированное значение, если учесть влияние на  двух конкурирующих факторов: монотонное увеличение  и экстремальную зависимость от скорости                    размера .

Минимальное значение  в области оптимальной скорости  не противоречит условиям термодинамической устойчивости системы трения, так как из этой неустойчивости при  система трения выводится скачком за счет внутренней подстройки с образованием диссипативных структур и вновь возвращается в устойчивое состояние. Другими словами, не следует смешивать немонотонное изменение  при плавном изменении скорости трения в силу описанных выше причин и скачкообразное изменение  в критическом состоянии как одном из множества дискретных состояний системы резания.

Из изложенных соображений, а также из зависимости (11.1) следует, что производство избыточной энтропии  может быть выбрано в качестве характеристики физических процессов при резании. Если экспериментально удастся найти критерий, отражающий по существу флуктационные процессы на контакте и эквивалентный производству избыточной энтропии, то при вариации входных параметров процесса трения (например, скорости  и нормальной нагрузки ) кривая изменения этого критерия должна иметь точку минимума или резкого перелома.

Значения входных параметров () для этой точки или области должны соответствовать оптимальным режимам, при которых износ минимален.

11.1.3. Критерии оптимизации процессов резания

Выбор оптимального режима изнашивания, при котором износ минимален, базируется на определенных критериях оптимизации.

Для трущихся пар критерием оптимизации, по И.В.Крагельскому [16, 17], может служить равновесная шероховатость, которая для заданных скорости и давления соответствует минимальным значениям коэффициента трения, температуры и износа. Известны методы классического экспериментального определения оптимального режима резания материалов по точкам максимума или перелома линий «стойкость – скорость резания» («стойкость – подача»), или по минимальному значению относительного износа. Эти методы требуют проведения длительных и дорогостоящих опытов, в особенности для сталей и сплавов со специальными свойствами.

При изучении физических процессов при контактном взаимодействии металлов в последнее время используются методы, основанные на измерении термоЭДС между трущимися телами. При чистовом и получистовом точении жаропрочных сплавов А.Д.Макаров [19] предлагает выбирать оптимальную скорость по минимальному значению приращения термоЭДС при постоянной длине пути резания.

Энергетическое состояние поверхностей трения в диапазоне можно оценивать по изменению амплитуды переменной составляющий термоЭДС. Ее величина может свидетельствовать о виде трения (гидродинамическое, граничное, сухое) или об условиях перехода к повреждаемости.

Известны также методы исследования процесса трения на основе анализа спектра колебаний сил, виброускорений, перемещений, однако, для оптимизации процесса контактного взаимодействия большие потенциальные возможности этих методов используются недостаточно.

В качестве энергетических критериев оптимизации можно использовать удельную энергоемкость, равную работе трения, затрачиваемой на повышение температуры поверхности трения на 10С. В зависимости от внешних факторов (давление, скорость) этот параметр имеет тенденцию к стабилизации.

Применительно к резанию металлов энергетическим критерием оптимизации является удельная энергия резания, равная мощности, потребляемой при резании, или энергии стружкообразования, отнесенной к единице объема удаленного материала. Кривая изменения этого критерия от скорости имеет минимум или точку перегиба; минимальным значениям критерия соответствуют и наименьшие силы резания.

Приведенные данные свидетельствуют о необходимости поиска надежных критериев оценки процесса контактного взаимодействия при трении (резании) с целью оптимизации, которые отражали бы физическую, термодинамическую природу процесса износа.

В Донском государственном техническом университете на основе изучения термодинамических закономерностей износа при резании разработано несколько критериев оптимизации, достаточно подробно описанных в работах [3, 22-25].

Рассмотрим критерии оптимизации, построенные с использованием переменной составляющей термоЭДС.

По определению производства энтропии имеем

.                                        (11.2)

В свою очередь, приращение энтропии , обусловленное тепловыми процессами, можно выразить как . Тогда

.                                      (11.3)

При постоянной температуре поверхности  величина  в выражении  соответствует мощности тепловых флуктуаций на контакте. Электрическим аналогом последней может быть принята мощность переменной составляющей термоЭДС пары «инструмент – деталь» , в общем случае равная произведению величины переменной термоЭДС  на ток или

,                                               (11.4)

где  - коэффициент пропорциональности с размерностью электрической проводимости.

Так как аналогом температуры резания является термоЭДС пары «инструмент – деталь» (постоянная составляющая ), то в качестве экспериментального аналога производства избыточной тепловой энтропии можно принять критерий:

(11.5)

или, учитывая (11.4), можно получить другой критерий, проще реализуемый на практике и равный отношению переменного сигнала термоЭДС  к постоянной :

.                                             (11.6)

На рис.11.1 и 11.2 представлены примеры реализации на практике критерия оптимизации  для операций точения и торцевого фрезерования.

|  |  | а) б) |
| --- | --- | --- |
| Рис.11.1. Влияние скорости трения на интенсивность изнашивания и параметр при точении ста-ли 45 резцами Р18МФ (м, м/об; =100; =150; =450) | Рис.11.2. Влияние скорости при торцевом фрезеровании стали 45 (м, м/об; м) на интенсивность изнашивания (а) и параметры и (б): 1 – ВК8; 2 – Т5К10+TiC; 3 – КНТ-16 (а); 1,2 – ; 3, 4 - (б) |  |

Как видно из рисунков, наблюдается полное соответствие              минимума функций  и  , при этом оптимальной скорости резания соответствует минимальное значение параметров  и .

Предложенный критерий  оптимизации применим не только для выбора оптимальной скорости резания, но и для выбора более износостойкого инструментального материала, которому соответствует сдвиг минимума кривой  в зону больших скоростей резания (рис.11.2,а).

Предложенный нами способ выбора оптимального режима трения (резания) по изменению параметра  может быть использован для контроля существующего режима резания в производственных условиях, для выбора режима резания новых конструкционных металлических материалов, в том числе с особыми физико-механическими свойствами, а также для определения обрабатываемости с помощью простого устройства.

11.2. Технологические аспекты выбора

оптимального режима резания

11.2.1. Взаимосвязь режимов резания

с технико-экономическими показателями

процесса резания

Основной задачей науки о резании материалов является установление режимов резания, которые обеспечивают требуемые технические и экономические параметры процесса: показатели точности и качества обработанной поверхности, себестоимость и производительность обработки. Согласно исследованиями В.Ф. Безъязычного [5], под качеством поверхностного слоя при обработке резанием следует понимать не только             шероховатость обработанной поверхности, но и физико-механические параметры: степень и глубину наклепа, остаточные напряжения (макронапряжения).

Как было показано выше, главным фактором среди элементов режима резания является допускаемая скорость. В широком диапазоне изменения скорости резания изменяются практически все показатели процесса резания: прежде всего интенсивность изнашивания, стойкость инструмента, усилия резания.

Существует скорость (диапазон скоростей), когда технико-экономические показатели процесса резания имеют экстремальные значения (рис.11.3). В теории резания принято, что скорость, обеспечивающая минимальную интенсивность изнашивания инструмента (минимальный относительный износ) или максимум стойкости, есть оптимальная скорость резания . Работами А.Д.Макарова, С.С.Силина, В.Ф.Безъязычного и других установлено [2, 5, 19, 26], что при скорости  (сечение среза неизменно) обеспечивается: минимальное или минимально стабилизированное значение силы резания, высоты неровностей обработанной поверхности, минимальная глубина наклепа, параметры контактных процессов, а также оптимальная температура резания.

Скорость резания, при которой себестоимость изготовления деталей минимальна, есть экономическая скорость . Скорость максимальной производительности  - это скорость, при которой имеем максимальную производительность рабочего места; при вариации скорости кривая «производительность (ресурс) – скорость резания» имеет максимум. В общем случае (рис.11.3) значения скоростей ,  и  разные, однако, при обработке резанием жаропрочных материалов оптимальная  и экономическая скорость резания  практически совпадают (А.Д.Макаров).

Рис.11.3. Влияние скорости резания на характеристики процесса резания. Кривые:  - интенсивность изнашивания;  - стойкость;  - производительность;  - шероховатость поверхности;  - тангенциальная сила резания;  - себестоимость обработки

Выбранные стартовые режимы резания (см. гл.7) могут быть скорректированы по ряду факторов: относительный износ; стойкость (путь резания); производительность рабочего места (ресурс инструмента); себестоимость операции; точность размеров (детали); качество поверхности (шероховатость, глубина наклепа, остаточные напряжения); сила резания; мощность резания; основное технологическое (машинное) время; удельная энергоемкость процесса резания; съем металла в единицу времени.

Оптимальным считается резание, при котором:

- выбранные или расчетные элементы режима резания могут быть реализованы на имеющемся оборудовании;

- удовлетворяются требования всех ограничивающих факторов;

- достигаются экстремальные значения оптимизируемых факторов.

Как правило, полную оптимизацию осуществить не удается. Наиболее простая задача оптимизации режима резания состоит в том, что находится экстремальное значение параметра оптимизации, а ограничивающие факторы не учитываются.

Применительно к процессу резания режим оптимизируют по скорости или по подаче, а оптимальное значение скорости резания (подачи) оценивают экспериментально или расчетным путем.

11.2.2. Экспериментальное определение

оптимального режима резания

Экстремальность зависимости «интенсивность изнашивания – скорость резания» является общей закономерностью процесса износа и обусловлена изменением контактного взаимодействия  трущихся тел. Для условий резания оптимальная скорость  соответствует переходу от адгезионного вида износа к диффузионному (А.Д.Макаров), а в общем случае, к изменению термодинамического состояния изнашиваемого материала. Как следует из рис.11.3, основой для установления оптимального режима резания является зависимость . Интенсивность изнашивания  есть отношение линейной характеристики износа к пути резания , на котором произошел этот износ:

.                                             (11.7)

Обычно для оценки  используют радиальный износ резца , связанный с износом по задней поверхности  известным соотношением  ( - задний угол).

Общая закономерность изменения износа  () от времени            работы  (или пути резания ) показана на рис.11.4. На участке нормального износа 1-2 интенсивность изнашивания можно определить по                 зависимости:

.                                                      (11.8)

Существует тесная связь между характеристиками изнашивания инструмента и температурой резания. В соответствии с законом постоянства температуры резания (А.Д.Макаров) оптимальным скоростям резания (для заданного материала режущей части инструмента) при различных комбинациях скорости, подачи и глубины резания соответствует постоянная температура в зоне резания (оптимальная температура резания). Если, к примеру, провести эксперимент по определению зависимости , полученной для разных подач  и  (кривые 1, 2 на рис.11.5) и одновременно измерять температуру, то будет видно, что оптимальная температура  постоянна (кривые 3, 4 на рис.11.5), хотя  ().

| Рис.11.4. Закономерность изменения износа инструмента от времени работы (пути резания) | Рис.11.5. Влияние скорости резания на температуру резания и интенсивность изнашивания |
| --- | --- |

Исходя из изложенного, оптимальная скорость резания может быть определена следующим образом. При точении с постоянным сечением среза на четырех – шести скоростях резания, прерывая процесс через каждые  и  пути резания (рис.11.4), измеряют радиальный износ резца . По зависимости (11.8) рассчитывается интенсивность изнашивания для каждой скорости и строится график , а затем по  находится оптимальная скорость . Далее методом естественной термопары измеряется термоЭДС  пары «инструмент – деталь» и строятся зависимости  и  для выбранного диапазона подач и глубины резания, т.е. находятся экспериментальные зависимости  и . Совмещая графическую зависимость , полученную при , с экспериментальными зависимостями и используя закон постоянства оптимальной температуры резания, находят оптимальную скорость для любой подачи и глубины.

11.2.3. Расчетная оценка оптимального режима резания

Изложенный выше экспериментальный метод определения находит ограниченное применение, так как решает только одну задачу – установление зависимости  или . Поэтому необходима разработка теоретических или теоретико-экспериментальных зависимостей для , которые учитывали бы влияние на  других, кроме стойкостных, характеристик процесса резания.

11.2.3.1. Определение оптимальной скорости резания

по оптимальной температуре и минимуму силы резания

На основе уравнения теплового баланса

(11.9)

профессор С.С.Силин [26] нашел формулу оптимальной скорости резания в виде

.  (11.10)

Неопределимость значений тангенциальной составляющей силы резания  и температуры резания  в этой формуле устраняется определением оптимальной температуры резания . Многочисленные опыты с одновременным изменением , , относительного поверхностного радиального износа  (износа, отнесенного к 0,1 м2 обработанной поверхности) и высоты неровностей  показали, что моментам стабилизации , когда она рассматривается функцией скорости резания при постоянных значениях  и , соответствуют  и   и, следовательно, оптимальные температура резания  и скорость  (рис.11.6).

Рис.11.6. Влияние скорости на характеристики процесса резания при точении сплава ХН70ВМТЮ резцами из сплава ВК8: =0,2110-3 м/об; =110-3 м

(по С.С.Силину)

Используя аналитические зависимости для определения оптимальной температуры и силы резания, С.С.Силин получил формулу оптимальной скорости резания в следующем виде:

(11.11)

где  - безразмерный коэффициент;  и  - коэффициенты теплопроводности обрабатываемого и инструментального материала, Вт/(м0С);  - удельная объемная теплоемкость обрабатываемого материала, Дж/ (м30С);  и  - толщина и ширина среза, м;  - суммарная длина рабочей части режущих кромок, м;  и  - передний и задний угол, рад;  и  - угол заострения и угол при вершине резца, рад;  и  - безразмерные величины;  - радиус округления режущей кромки, м;  - сопротивление пластическому сдвигу обрабатываемого материала, Па;  - оптимальная температура резания, 0С.

Коэффициент  может быть ориентировочно найден из зависимости для определения критерия :

.                (11.12)

В формуле (11.12) приняты следующие обозначения:  - критерий, характеризующий степень влияния режима резания по сравнению с влиянием теплофизических свойств обрабатываемого материала;  - коэффициент температуропроводности обрабатываемого материала, м2/с;  - критерий, отражающий общее влияние геометрии инструмента и теплопроводностей обрабатываемого и инструментального материалов;  - критерий, отражающий геометрию сечения среза;  - энергетический критерий, характеризующий тепловую активность стружки по отношению ко всей теплоте, выделяющейся в зоне резания;  - критерий, характеризующий влияние на процесс резания геометрической формы режущей части резца.

По существу, зависимость (11.11) для определения оптимальной скорости резания учитывает стойкостные свойства инструмента и физико-механические свойства обрабатываемого материала.

11.2.3.2. Расчет оптимального режима резания

по характеристикам качества поверхности

Одной из важных характеристик качества поверхности является ее шероховатость, а одним из ее параметров – высота неровностей обработанной поверхности. Исследованиями В.Ф.Безъязычного установлено, что при постоянной подаче минимальная шероховатость формируется при обработке на оптимальной скорости резания и практически не изменяется на скоростях выше оптимальной. Решая относительно толщины среза критериальное уравнение процесса резания

(11.13)

и уравнение для расчета тангенциальной составляющей силы резания

,                             (11.14)

он получил расчетную формулу для оценки высоты неровностей для точения при оптимальном сочетании скорости резания и подачи:

.(11.15)

Здесь  - критерий, характеризующий соотношение ширины среза и суммарной длины рабочей части режущих кромок;  - радиус при вершине резца, м.

Уравнение (11.15) не решается относительно подачи без применения ЭВМ, поэтому рекомендуется использовать номограммы.

Предположив, что суммарные остаточные напряжения в поверхностном слое обрабатываемой детали равны алгебраической сумме тепловых и силовых остаточных напряжений, В.Ф.Безъязычный расчетным путем нашел эти компоненты и предложил итоговую зависимость для определения суммарных остаточных напряжений  на поверхности детали при оптимальном сочетании режимов резания:

.          (11.16)

Из этой формулы определяется максимально допустимое значение подачи, которое обеспечит заданную величину остаточных напряжений на поверхности:

.(11.17)

В зависимостях (11.16) и (11.17):  - предел текучести упрочненного металла поверхностного слоя, Па;  - коэффициент линейного расширения, соответствующий температуре нагрева, 1/0С;  - модуль упругости обрабатываемого материала, Па;  - критерий подобия ( - угол сдвига), град;  - критерий, характеризующий отношение глубины залегания пластических деформаций  к толщине среза  ();  - критерий, характеризующий отношение глубины залегания пластических деформаций , возникающих при трении задней поверхности, к глубине залегания опережающих пластических деформаций ;  - критерий, характеризующий отношение длины контакта задней поверхности инструмента  к проектции поверхности сдвига на горизонтальную плоскость , (; ).

Уравнение (11.17) решается только на ЭВМ, так как параметр  тоже есть функция подачи.

Применительно к точению В.Ф.Безъязычный нашел величину подачи с учетом заданной глубины залегания наклепанного слоя:

(11.18)

где  - глубина наклепа, м; , град;  - критерий подобия.

Как и предыдущие соотношения, уравнение (11.18) может быть решено с использованием ЭВМ, так как в неявном виде подача входит и во вторую часть равенства (11.18), поэтому рекомендуется пользоваться номограммами.

11.2.3.3. Расчет оптимального режима резания при точении

из условий термодинамического равновесия зоны резания

К расчету оптимальной скорости резания  (или подачи ) при резании можно подойти, исходя из термодинамических соображений [22]. При условии свободного резания примем, что резец имеет по задней поверхности износ , длину контакта стружки по передней поверхности , контактные площадки по задней поверхности в  и по передней , через которые протекают итоговые тепловые потоки  и  соответственно.

В общем случае средние температуры этих площадок неодинаковы и могут сравняться при равенстве проходящих через контактные площадки мощностей суммарных тепловых потоков. Если  и  - средние температуры на передней и задней поверхностях соответственно, то условие

(11.19)

соответствует равенству потоков тепловой энтропии через контактные площадки и термодинамическому равновесию зоны резания. Такое состояние (при постоянстве сечения среза и других неизменных условиях резания) достигается при определенной, оптимальной скорости резания (подаче) и в термодинамическом смысле эквивалентно минимальному значению производства энтропии, образованию диссипативных структур, приводящих к минимуму интенсивности изнашивания . При равенстве  и  выражение (11.19) эквивалентно зависимости

.                                        (11.20)

Из предложенной А.Н.Резниковым схемы тепловых потоков (рис.11.7) следует:

;     (11.21)

.             (11.22)

где  и  - теплота трения по передней и задней поверхностям соответственно;  - доля  , поступающая в инструмент через переднюю поверхность;  - доля теплоты деформации, поступающая в резец из стружки через переднюю поверхность;  - теплота, поступающая в изделие через переднюю и заднюю поверхности;  - часть теплоты деформации в изделии, поступающая в стружку через заднюю и переднюю поверхности;  - часть теплоты деформации, поступающей в инструмент через заднюю поверхность;  - часть теплоты трения по задней поверхности, уходящая в тело инструмента через заднюю поверхность;  - часть теплоты трения по задней поверхности, уходящая в стружку через переднюю и заднюю поверхности.

Выразим тепловые потоки в правой части уравнений (11.21) и (11.22) через величины теплоты деформации ,  и  и коэффициенты их распределения. Пусть  - коэффициент распределения теплоты по передней поверхности, тогда  - поток, поступающий в инструмент через переднюю поверхность; в инструменте остается часть этого потока , а другая -  0 потечет в изделие.

Рис.11.7. Схема движения тепловых потоков

через контактные площадки инструмента

Теплота деформации  распределится между стружкой  и изделием , причем , а . Часть потока  уйдет со стружкой, а другая его доля  попадет в инструмент, и эта теплота распределится между  и  так, что , а .

Пусть  - коэффициент распределения теплоты трения по задней поверхности между изделием и инструментом. Тогда

,		 ,

причем

,	 .

Аналогично имеем:

,		.

Приравняв равные части выражений (11.21) и (11.22) и подставив вместо потоков их значения, получим:

(11.23)

Пренебрегая в (11.23) членами с коэффициентами  и  ввиду их малости, после преобразований получаем:

.       (11.24)

Так как в выражения ,  и  (определяются известными соотношениями из механики резания) входит скорость резания , то, разделив каждый член (11.24) на , получим в итоге:

.       (11.25)

Выразив  и  через известные из механики резания соотношения и решив (11.25) относительно подачи , получим:

(11.26)

Здесь  - среднее нормальное давление на задней поверхности;  - глубина резания;  - радиус при вершине;  - главный угол в плане;  - сопротивление сдвигу при истинном сдвиге, равном 2,5;  - коэффициент усадки стружки;  - угол действия; ;  - коэффициент трения по задней поверхности;  - касательное напряжение в плоскости сдвига.

Величины коэффициентов ,  и  могут быть найдены по известным зависимостям А.Н.Резникова:

(11.27)

где  - критерий Фурье ( - время);  - критерий Пекле;  и  - коэффициенты температуропроводности материалов инструмента и детали;  - толщина среза.

Значения коэффициентов расположения тепловых потоков  и  можно выбрать на основе опытных данных в следующих пределах: ; ; =0,75-0,85.

Как видно из (11.26),  зависит от механических свойств материала детали , теплофизических констант материалов детали и инструмента , элементов режима резания , геометрии инструмента  и характеристик контактных процессов ().

В табл.11.1 даны расчетные значения подач, удовлетворительно согласующиеся с найденными экспериментально методом разрезного резца (рис.11.8) с нормативными по критерию шероховатости обработанной поверхности.

Таблица 11.1

Расчетные значения оптимальных подач для разных условий точения

| Инструмент-деталь | Режим резания |  | , м |  |  | , м | , м/об |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | , м/с | , м |  |  |  |  |  |
| ВК8-12Х18Н9Т | 0,33 0,66 1,290 | 1 | 0,5 | 0 | 450 | 1 | 0,160 0,109 0,095 |
| Т15К6-40Х | 0,42 0,84 1,27 1,67 | 1 | 0,5 | 0 | 450 | 1 | 0,290 0,172 0,115 0,110 |

Методом разрезного резца измеряли значения термоЭДС на передней и задней поверхностях резцов в зависимости от подачи и нашли, что для каждого значения скорости резания существует подача, при которой термоЭДС (температуры) на передней и задней поверхности резца одинаковы (рис.11.8).

Рис.11.8. Соотношение между термоЭДС (температурами) на передней (сплошные линии) и задней (пунктирные линии) поверхностях при свободном резании разрезным резцом из Т15К6 стали 40Х (=0,510-3 м); кривые: 1 - =0,92 м/с; 2 - =0,83 м/с; 3 - =1,25 м/с; 4 - =1,67 м/с

Точки пересечения кривых зависимостей термоЭДС по передней и задней поверхностях от подачи соответствуют оптимальным подачам (на рис.11.8 показаны стрелками). Они зависят от скорости резания: чем больше скорость, тем меньше величина подачи, при которой обеспечивается стабилизация теплового режима на контактных площадках резца.

Рекомендуемая литература

- А.с. 556370 (СССР). Способ исследования трения / А.С.Шамшур, В.А.Федорцев. - Заявл. 5.11.70. – Опубл. в БИ, 1977. - №6.

- А.с. 657918 (СССР). Способ определения оптимальной скорости резания / А.Д.Макаров. – Заявл.03.03.76. – Опубл. в БИ, 1979. - №15.

- А.с. 983512 (СССР). Способ определения оптимальной скорости резания / А.А.Рыжкин, А.И.Филипчук, К.Н.Шучев, М.М.Климов. – Опубл. в БИ, 1982. - №47.

- Аваков А.А. Физические основы теорий стойкости режущих инструментов. – М.: Машгиз, 1960. – 308 с.

- Безъязычный В.Ф. Назначение режимов резания по заданным параметрам качества поверхностного слоя. – Ярославль: Изд-во Ярослав. политехн. ин-та, 1978. – 86 с.

- Бизель Д. Применение результатов измерений энергии для автоматического регулирования процессов обработки резанием / Пер. ТФ – 34022. – М.: Всесоюзный центр переводов, 1977. – 25 с.

- Грановский Г.И. Износостойкость твердых сплавов и закаленных инструментальных сталей. // Резание металлов и инструмент. – М.: Машгиз, 1955. – С.95-110.

- Грановский Г.И., Грановский В.Г. Резание металлов. – М.: Высшая школа, 1985. – 309 с.

- Гуревич Д.М. Причина образования экстремума стойкостной зависимости твердосплавного инструмента // Вестник машиностроения. – 1976. - №12. – С.30-33.

- Зорев А.Н. Влияние природы износа режущего инструмента на зависимость его стойкости от скорости резания // Вестник машиностроении. – 1965. - №2. – С.68-76.

- Зорев А.Н., Фетисова З.М. Обработка резанием тугоплавких сплавов. – М.: Машиностроении, 1966. – 226 с.

- Костецкая А.Б. Энергетический критерий оценки тепловой стойкости инструментальных материалов // Синтетически алмазы. – 1978. – Вып.1. – С.12-15.

- Костецкий Б.И. О роли вторичных структур в формировании механизмов трения, смазочного действия и изнашивания // Трение и износ. – 1980. – Т.1. - №4. – С.622-637.

- Костецкий Б.И. Сопротивление изнашиванию деталей машин. – Киев: Машгиз, 1959. – 476 с.

- Костецкий Б.И. Фундаментальная закономерность самоорганизации технических трибосистем // Докл. АН УССР. Серия А. – 1989. - №4. – С.52-57.

- Крагельский И.В. Трение и износ. – М.: Машиностроение, 1968. –  480 с.

- Крагельский И.В., Швецова Е.М. Влияние скорости скольжения на изнашивание одноименных металлов // Трение и износ в материалах. – М.: Изд-во АН СССР, 1955. – Т.Х. – С.5-34.

- Макаров А.Д. Износ и стойкость режущих инструментов. – М.: Машиностроение, 1966. – 269 с.

- Макаров А.Д. Оптимизация процессов резания. – М.: Машиностроение, 1976. – 278 с.

- Носовский И.Г. Влияние газовой среды на износ металлов. – Киев: Техника, 1968. – 180 с.

- Поверхностная прочность материалов при трении / Под ред. Б.И.Костецкого. – Киев: Техника, 1976. – 296 с.

- Рыжкин А.А. Обработка материалов резанием: физические основы. – Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 1995. – 241 с.

- Рыжкин А.А., Дмитриев В.С., Климов М.М. и др.  Физические основы обработки материалов резанием. – Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 1996. – 352 с.

- Рыжкин А.А. Теплофизические процессы при изнашивании инструментальных режущих материалов. – Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2005. – 342 с.

- Рыжкин А.А. Синергетика изнашивания инструментальных режущих материалов (триботехнический аспект). – Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2004. – 392 с.

- Силин С.С. Метод подобия при резании металлов. – М.: Машиностроение, 1979. – 152 с.

12. ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА РЕЗАНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ

НА ЗОНУ КОНТАКТА

Широкое применение в современном машиностроении, особенно в аэрокосмической, авиационной, радиотехнической отраслях промышленности, материалов, которые можно отнести к группе материалов с низкой обрабатываемостью резанием, заставляет искать новые методы увеличения производительности их обработки резанием. Тем более, что традиционные резервы повышения стойкости инструмента и режимов резания - применение новых инструментальных материалов, геометрии и конструкции инструмента, состава СОТС и способов их подачи в зону резания, а также применение металлургических приемов улучшения обрабатываемости - в значительной мере уже исчерпаны.

В этой связи научная и инженерная мысль направлена на изыскание, исследование и внедрение в практику нетрадиционных методов обработки, основанных на энергетическом воздействии на контактную зону. Рассмотрим некоторые из них.

12.1. Внешнее энергетическое воздействие

12.1.1. Вибрационное резание

Процесс вибрационного резания заключается в том, что на движение, обеспечиваемое кинематической схемой обработки, накладывается дополнительное движение инструмента или заготовки с определенной частотой и амплитудой. Влияние вибраций на процесс резания рассматривается в двух аспектах: как метод стабильного дробления стружки на токарных и сверлильных операциях при обработке вязких материалов, в особенности на автоматических линиях, станках с ЧПУ, и как средство воздействия на контактные процессы в зоне резания.

Для реализации первого направления используются низкочастотные механические, пневматические и гидравлические вибраторы с частотой вынужденных колебаний =30-150 Гц и амплитудой =0,1-1,2 мм. Несмотря на периодичность нагрузки на лезвие, ухудшение шероховатости и снижение долговечности некоторых узлов станка, низкочастотные вибрации обеспечивают устойчивое стружкодробление, из-за чего отпадает необходимость в стружколомающих уступах, лунках на передней поверхности инструмента.

Для улучшения обрабатываемости труднообрабатываемых сталей и сплавов, различного сорта керамики применяют высокочастотные (ультразвуковые) колебания с частотой более 20кГц и амплитудой 10-15 мкм, для чего используют магнитострикционные и другие типы вибраторов.

Исследованиями В.Н.Подураева, Я.И.Маркова и др. [12, 17] установлены общие физико-механические особенности вибрационного резания:

- периодические изменения мгновенных скоростей главного и (или) вспомогательного движений резания, а также углов инструмента;

- циклические силовые и тепловые нагрузки на инструмент и обрабатываемую деталь;

- снижение коэффициентов и сил трения по передней и задней поверхностям инструмента;

- повышение эффективности применения СОТС из-за их лучшего проникновению в зону резания.

Рассмотрим кинематические особенности вибрационного резания. В практике резания приняты следующие виды колебаний (направления наложения вибраций): осевые, тангенциальные, радиальные, крутильные (для осевого инструмента) и комбинированные.

Вибрационное резание с осевыми колебаниями в направлении продольной подачи при точении обеспечивает эффективное дробление стружки, получение шероховатости =2,5-5 мкм, сохранение точности обработки, периода стойкости инструмента как при обычном резании.

При наложении осевых колебаний (рис.12.1) изменяется скорость вспомогательного движения резания (подачи) за один цикл колебания инструмента и углы резания при сравнительно малом изменении значений результирующей скорости резания.

Рис.12.1. Кинематическая схема вибрационного резания

с наложением осевых колебаний (по В.Н.Подураеву)

Мгновенное значение скорости при резании с вибрациями

,                                  (12.1)

где  - прирост скорости движения режущей кромки в направлении вибраций, м/мин;  - частота вибраций, Гц;  - амплитуда вибраций, мм.

Отсюда

.             (12.2)

где  - частота вращения обрабатываемой детали, об/мин;  - диаметр детали, мм;  - подача на оборот, мм/об.

Изменение скорости резания существенно влияет на величины углов резания. Минимальный задний угол при вибрационном резании с осевыми колебаниями равен (см. рис.12.1):

,                                   (12.3)

где  и  - задний угол в статике (угол заточки), кинематический задний угол и его изменение при наложении вибраций соответственно.

;	.               (12.4)

Отсюда

.            (12.5)

Предельные значения вибраций при данном угле  и режимах резания ,  определяют по этой зависимости из условия .

Вибрационное резание с тангенциальными колебаниями улучшает обрабатываемость как обычных конструкционных материалов, так и труднообрабатываемых. При этом виде обработки (рис.12.2) периодически возрастает скорость главного движения резания. Мгновенная скорость резания при наложении вибраций:

.        (12.6)

Минимальный задний угол при вибрационном резании с тангенциальными колебаниями:

;

;	.             (12.7)

Снимаемое сечение среза, подача и глубина резания при этом методе обработки с вибрациями практически остаются неизменными.

Рис.12.2. Кинематическая схема вибрационного резания наложением

тангенциальных колебаний (по В.Н.Подураеву)

Установлено, что радиальные вибрации в радиальном направлении (в направлении глубины резания) отрицательно влияют на процесс резания, так как ухудшается шероховатость обработанной поверхности (рис.12.3). Условия работы режущей кромки затрудняются из-за того, что нагрузка при дополнительном колебательном движении воспринимается вершиной резца и вспомогательной режущей кромкой. В результате повышается износ и вероятность выкрашивания режущих кромок твердосплавного инструмента. Поэтому эта кинематическая схема вибрационного резания находит практические применение только при ультразвуковых частотах колебаний с минимальной амплитудой.

Рис.12.3. Кинематическая схема вибрационного резания

с наложением радиальных колебаний (по В.Н.Подураеву)

Эффективность действия ультразвука на процесс резания зависит от многих факторов: величины амплитуды и частоты колебаний и их направления, физико-механических и теплофизических свойств обрабатываемого и инструментального материалов, скорости резания, значений подачи и глубины резания. Наибольший эффект улучшения качества поверхности, уменьшения сил резания и повышения точности обработки наблюдается при возбуждении ультразвуковых тангенциальных колебаний при резании вязких материалов с небольшими окружными скоростями (<20 м/мин), небольшими подачами <0,4 мм/об) и малыми глубинами резания (2 мм).

В результате повышается стойкость инструмента по следующим причинам:

- ультразвуковые колебания создают циклические динамические нагрузки и обусловленные ими силы знакопеременные напряжения в материале обрабатываемой детали, приводят к локализации пластической деформации и к образованию стружки на более ранней стадии деформации;

- ультразвук способствует периодическому изменению направлений сил трения на контактных поверхностях инструмента, уменьшает сопротивление схода стружки, препятствует образованию застойной зоны и нароста;

- ультразвуковые тангенциальные колебания с амплитудой                    0,5-3,0 мкм демпфируют автоколебания на операциях точения жаропрочных сталей и сплавов и при сверлении нержавеющей стали;

- ультразвук дополнительно формирует в зоне резания импульсный тепловой источник, мощность которого пропорциональна амплитуде колебательной скорости; этот источник может влиять на «микротепловой режим» (термин А.И. Маркова) процесса резания, создавая благоприятные условия для формирования поверхностного слоя обрабатываемой детали и  для работы инструмента;

- ультразвук обеспечивает кинематическое заострение режущего клина, повышает фактический передний угол инструмента, снижая силы трения и резания;

- ультразвуковые колебания способствуют диспергированию СОЖ и увеличивают ее охлаждающий эффект при одновременном улучшении условий ее проникновения к задней поверхности инструмента.

Резание с ультразвуковыми колебаниями наиболее эффективно при работе с невысокими скоростями резания и малыми сечениями срезаемого слоя не только для жаропрочных материалов, но и для точения вязких материалов, сверления, развертывания и зенкерования отверстий, обработки внутренних резьб метчиками, стальных и чугунных деталей.

12.1.2. Обработка резанием

с подогревом срезаемого слоя

В практике металлообработки давно известен способ подогрева срезаемого слоя для повышения эффективности процесса или осуществления собственно процесса резания. Известно несколько способов подогрева:

- сплошной нагрев заготовок в плазменных или электрически            печах;

- поверхностный нагрев заготовок токами высокой частоты (ТВЧ);

- зонный, локальный нагрев заготовок (срезаемого слоя) с               помощью газовой горелки, электрической дуги, электроконтактным способом (ЭКП), с помощью плазмотрона (плазменно-механическая обра-ботка, (ППМ)).

Сплошной нагрев производят в печах или используют теплоту предшествующих заготовительных операций (литья, прокатки, ковки, штамповки), однако, его применение ограничено из-за возможных температурных деформаций в заготовке, снижения температуры заготовки во время транспортирования детали и обработки, ухудшения условий труда.

Локальный нагрев поверхностного слоя заготовки обеспечивается индукционным, плазменным, электроконтактным методами и нагревом в электролите.

| в) | Рис.12.4. Принципиальные схемы способов локального нагрева заготовок: а, б, в - соотвественно индукционный, электроконтактный, плазменный нагрев; 1 – резец; 2 – заготовка; 3 – индуктор; 4 – контактный ролик; 5 - плазмотрон |
| --- | --- |

Индукционный нагрев поверхностного слоя заготовки (рис.12.4,а) с помощью токов высокой частоты является одним из лучших методов нагрева при резании. При этом способе сравнительно удобно регулировать температуру нагрева и локализовать теплоту, что создает возможность применения нагрева как для черновой, так и для чистовой обработки.

Электроконтактный нагрев (рис.12.4, б) обеспечивает наилучшую локализацию теплоты на контактных поверхностях. При нагреве по схеме «резец-заготовка» переменный ток подводится к резцу, изолированному от резцедержателя и заготовки. К заготовке ток подводится через медный контактный ролик или меднографитовые щетки. Достоинство этой схемы состоит в простоте устройства и возможности регулирования плотности тока с изменением параметров режима резания.

Обработка с плазменным нагревом (рис.12.4, в) – это комбинированный процесс. Плазмотрон и обрабатываемая деталь включены в цепь электрического тока. Электрическая дуга ионизирует газ, подаваемый в плазмотрон. Обычно в качестве плазмообразующих газов используются воздух, аргон, азот и их смеси. Плазменная дуга, попадая на обрабатываемую поверхность впереди резца, осуществляет нагрев и одновременное насыщение поверхности газами. Преимуществом плазменного нагрева является возможность согласованного воздействия плазмотрона и режущего инструмента на материал срезаемого слоя. В частности, можно строго регулировать глубину нагрева, сохраняя температуру подповерхностных слоев значительно ниже температуры структурных превращений.

Наибольшее распространение в металлообработке получили методы ЭКП и ПФО.

Независимо от способа«горячего резания», как следует из данных Т.Н.Лоладзе, Б.М.Аскинази и др. [2, 10], нагрев срезаемого слоя при точении, сверлении, торцевом фрезеровании, разрезке проката дисками и фрезами эффективен для высокопрочных и труднообрабатываемых сталей и сплавов, чугунов; наплавленных и порошковых покрытий, закаленных сталей.

Дополнительный нагрев срезаемого слоя до оптимальной температуры обеспечивает:

- снижение прочности обрабатываемого материала, из-за чего снижается сопротивление деформации в зоне стружкообразования, сила и мощность резания;

- возможность повышения прочности на изгиб твердых сплавов, снижение выкрашиваний и усталостных разрушений;

- изменение характера стружкообразования, переход от стружки скалывания к сливной при обработке хрупких и твердых материалов, из-за чего в 2-3 раза увеличивается длина контакта стружки с передней поверхности;

- образование на контактных площадках инструмента тонкого пластического слоя толщиной 4-24 мкм, снижающего силы трения;

- повышение общей мощности резания за счет повышения интенсивности источников тепла;

- образование при нагреве электрическим током пленок вторичных структур в виде окислов оптимального состава, выполняющих функцию смазки на контактных площадках инструмента и облегчающих процесс резания;

- переход одного вида изнашивания в другой: абразивного – в адгезионный и окислительный, адгезионного – в диффузионный.

Повышение стойкости инструмента при «горячем резании» обеспечивается при обязательном выполнении ряда условий:

- подогрев срезаемого слоя повышает стойкость инструмента в том случае, если увеличивается отношение контактных твердостей инструментального и обрабатываемого материала, т.е. когда подогрев в большей степени разогревает материал детали, чем материал инструмента. Другими словами, предварительный подогрев эффективен в зоне адгезионного износа, когда температурой предварительного нагрева достигнут максимум отношений контактных твердостей;

- для конкретного вида обработки сочетание «инструментальный материал – материал детали», скорости резания, сечения среза существует предельные, оптимальные для каждого конкретного случая, температура подогрева, превышение которой резко снижает стойкость (рис.12.5).

Поэтому температура дополнительного нагрева зоны резания за счет внешнего источника энергии  не должна превышать предельной температуры , выше которой даже твердые сплавы всех марок быстро выходят из строя. Температура нагрева снимаемого слоя может быть найдена как разность между температурой максимальной стойкости (на кривых 1 и 2 рис.13.6 и на кривой 4 рис.12.7) и температурой резания :

.                                           (12.9)

| Рис.12.5. Типичная кривая стойкости инструмента, оснащенного твердым спла- вом в зависимости от температуры нагрева заготовки. Обрабатываемый материал - нержавеющая сталь (по Т.Н.Лоладзе, [10]): =152 м/мин; =210-3 м; =0,2810-3 м/об | Рис.12.6. Влияние температуры пре-дварительного нагрева стали Г12 на стойкость твердосплавных резцов Т15К6 (, ) 1 - =0,38 м/с; 2 - =1,43 м/с (данные В.Г.Любимова, [1]) |
| --- | --- |

Рис.12.7. Схема температурной зависимости стойкости инструмента, оснащенного твердым сплавом: 1 – кривая интенсивности адгезионного износа; 2 – кривая интенсивности диффузионного износа; 3 – кривая суммарного износа; 4 – кривая стойкости                   (по Т.Н.Лоладзе)

Рис.12.8. Влияние подачи на стойкость резцов из К10 при точении высокопрочного хромистого чугуна НВ450 (, );  м;                =0,25 м/с (кривые 3, 4) =0,37 м/мин (кривые 5 и 6). Кривые: 1, 3 и                    5 – обычное резание; 2, 4 и 6 - резание с оптимальной силой тока, пропускаемого через зону резания (данные А.И.Бокова, [25])

Необходимо обратить внимание на экстремальность зависимостей «стойкость – скорость резания» при «горячем резании» (см. рис.12.5, 12.6) или на перелом прямых «стойкость – скорость», «стойкость – подача» (рис.12.7) и аналогию хода этих кривых в обычных условиях резания, что вызвано переходом одного вида изнашивания в другой.

Резание с подогревом наиболее эффективно при черновой обработке с большой глубиной резания легированных и высокопрочных сталей и сплавов, при этом достигается увеличение периода стойкости инструмента до 4-20 раз.

12.1.3. Размерная обработка металлов с использованием

электрической энергии в технологических целях

Электрическая энергия используется для технологических целей в электрохимическом, электроэрозионном, электротермическом и электромеханическом способах обработки.

При электрохимической обработке происходит анодное растворение металлов под действием постоянного электрического тока, проходящего через электролит, который подается под давлением в зазор между электродами. Скорость растворения металла прямо пропорциональна плотности тока и будет больше при меньшем зазоре. Электроинструмент 1 в процессе обработки является катодом (рис.12.9), а обрабатываемая деталь 2 – анодом. В качестве электролита применяют водные растворы хлористого, азотнокислотного и сернокислотного натрия. Наибольшее распространение получил раствор хлористого натрия (поваренная соль) из-за его малой стоимости и  относительно длительной работоспособности.

Рис.12.9. Схема электрохимической обработки: 1 – инструмент; 2 – обрабатываемая деталь

Производительность основного рабочего процесса определяется количеством вещества, растворенного под действием тока. По закону Фарадея

,

где  - масса растворенного вещества, г;  - весовой электрохимический эквивалент обрабатываемого материала, г/(Амин);  - сила тока, А;  - время обработки, мин.

Основное технологическое время на снятие заданного припуска  можно определить, зная линейную скорость растворения металла :

.

Величина  определяет производительность электрохимической обработки и пропорциональна анодной плотности тока:

,

где  - объемный электрохимический эквивалент, см3/( Амин);               - плотность тока, А/см2.

Электрохимическую обработку целесообразно применять для обработки наружных поверхностей, снятия заусенцев, маркировки деталей и получения отверстий любой формы в заготовках из токопроводящих материалов, при этом кинематические схемы обработки могут быть различны: неподвижным или подвижным электродом, неподвижной или подвижной деталью и (или) их комбинациями в зависимости от конфигурации заготовки и инструмента. Некоторые технологические схемы электрохимической обработки показаны на рис.12.10.

Рис.12.10. Технологические схемы электрохимической обработки:

а – фасонное точение; б – фрезерование; в –разрезание диском;

г –разрезание проволокой; ,  - подача электролита

Скорость съема металла (до 1 мм/мин и более) и шероховатость обработанной поверхности при электрохимической обработке регулируются изменением электрических параметров, температуры и скорости потока электролита.

Рис.12.11. Принципиальная схема электроэрозионной обработки:         1 - инструмент-катод; 2 - заготовка-анод; 3 - плазменный канал разряда; 4 - эрозионная лунка;          5 - газовый пузырь;  6 - частицы анода; 7 - генератор импульсов

При электроэрозионной обработке изменение формы, размеров и качества поверхности заготовки происходит под действием электрических разрядов в результате электрической эрозии.

Когда импульсное напряжение между анодом 2 и катодом 1 (рис.12.11) достигает определенной величины, происходит электрический пробой жидкости, заполняющей межэлектродное пространство и являющейся диэлектриком. В качестве рабочей жидкости обычно применяют воду, керосин, масло. При электрическом пробое жидкости в результате сближения инструмента и заготовки образуется токопроводящий плазменный канал 3, в котором происходит нагрев, расплавление и испарение материала с локальных поверхностей электродов, ионизация и распад рабочей жидкости. В момент пробоя сила тока достигает нескольких тысяч ампер, температура в месте действия разряда – 5000-100000С. Материал анода из лунки 4 выбрасывается в межэлектродный промежуток. Канал разряда окружается газообразными продуктами распада рабочей жидкости – газовым пузырем 5, и ранее выброшенные из лунки частицы анода 6 выводятся рабочей жидкостью из зоны обработки.

Формообразование обрабатываемой детали электроэрозионным методом можно осуществлять по следующим технологическим схемам:

- формообразование путем копирования формы электроинструмента (рис.12.12);

Рис.12.12. Технологические схемы электроэрозийной обработки методом прямого копирования: а – прошивка отверстий; б – объемное формообразование

- формообразование путем взаимного перемещения обрабатываемой детали и непрофилированного электрода инструмента (рис.12.13). В качестве непрофилированного электрода используют тонкие проволоки из латуни, меди, вольфрама и молибдена. Эта обработка получила широкое распространение из-за возможности получать сложноконтурные детали высокой точности, а также относительно несложной автоматизации движения подачи по заданной программе.

Рис.12.13. Технологические схемы электроэрозионной обработки непрофильным электродом: а – вырезание сложного профиля;               б – разрезание; 1 – электрод-инструмент; 2 - заготовка

При электроконтактной обработке (рис.12.14) теплота расплавляющая и (или) испаряющая металл частично образуется за счет электрического разряда, а другая доля вводится при прохождении тока через сопротивление контакта и в результате трения.

На рис.12.14 представлена схема простейшего устройства для электроконтактной обработки. Переменное напряжение амплитудой            до 40 В подается на два электрода, которыми в данном случае являются диск 1 из электропроводного материала и заготовка 2. Диск-электрод вращается с частотой , прижимается силой  к заготовке и перемещается вдоль обрабатываемой поверхности. Межэлектродное пространство заполняется непроводящей рабочей средой: воздух, жидкость (вода), газожидкостная смесь.

Рис.12.14. Схема электроконтактной обработки: 1 – диск-электрод; 2 - заготовка

В общем случае электроды одновременно подвергаются механическим и электрическим воздействиям. В зависимости от соотношения между электрической и механической мощностями осуществляются различные режимы процесса. При высоких напряжениях и небольшой механической силе электрическая мощность превышает механическую, и электроконтактная обработка приближается к электроэрозионной.

Широкое распространение в промышленности получила электроконтактная резка заготовок (рис.12.15). Диски изготавливают из стали или алюминия, и окружная скорость их вращения достигает 40-50 м/с. Источниками тока служат сварочные трансформаторы.

Рис.12.15. Технологические схемы электроконтактной резки заготовок: а, б – плоских заготовок одним диском (а) и двумя дисками (б); в – круглых вращающихся заготовок; 1 - заготовка; 2 – диск;                  3 – щетка; 4 – контакт

При обработке неподвижных заготовок применяются две схемы разрезания: одним диском (рис.12.15,а) и двумя дисками (рис.12.15,б). Токопровод при резании одним диском осуществляется через скользящую щетку 3 к диску 2 и контакт 4, жестко соединенного с деталью 1. При резке двумя дисками подвод тока осуществляется к каждому диску, так как они изолированы друг от друга. На рис.12.15,в показана схема резки заготовок, имеющих форму тел вращения.

Анодно-механическая обработка представляет собой группу комбинированных методов, переходных между электрохимическими и электроэрозионными, причем этот переход определяется величиной параметров процесса: с повышением напряжения и увеличением удельной мощности, подводимой в зону обработки, процесс смещается в направлении электроэрозионного, а при снижении – в сторону электрохимического.

При анодно-механической обработке (рис.12.16,а) обрабатываемую заготовку 1 и режущий инструмент 4 включают в цепь постоянного тока (заготовка – «плюс», инструмент – «минус»). В зазор между ними непрерывно подается электролит 3, представляющий собой коллоидный раствор жидкого стекла . В процессе анодного растворения ионы окиси кремния с отрицательным зарядом перемещаются к аноду-заготовке, образуя труднорастворимую пленку диэлектрика 2, которая разрушается инструментом 4, имеющим специальные выемки. При снятии пленки между выступающими участками электродов происходит короткие замыкания, приводящие к электрической эрозии. Все три процесса – электрохимическое растворение, механическое воздействие и электрическая эрозия – образуют единый процесс анодно-механического резания.

Рис.12.16. Анодно-механическая обработка: а – принципиальная схема обработки; б - разрезание заготовок; 1 – электрод-заготовка;        2 – пленка диэлектрика; 3 – электролит; 4 - электрод-инструмент

Наиболее распространенным видом анодно-механической обработки является разрезание заготовок (см. рис.12.16,б). Режущим инструментом при разрезке является медный или стальной диск толщиной                  0,8-2 мм и диаметром от 300 до 1000 мм. При черновой анодно-механической обработке, осуществляемой при больших плотностях тока (до 200 А/см2) и высоких напряжениях (=20-25 В), интенсивность съема металла увеличивается в результате его оплавления и испарения в среде рабочей жидкости. Скорость диска при этом =15-25 м/с и рабочее давление на круг 50-200 кПа.

Чистовую анодно-механическую обработку осуществляют при плотности тока до 8 А/см2 и напряжении до 12 В, поэтому основное значение при ее выполнении имеют механизмы анодного растворения и механического снятия пленки движущимся инструментом. Скорость диска и рабочее давление такие же, как и при черновой обработке.

12.1.4. Обработка материалов

концентрированными потоками энергии

В последнее время в машиностроении применяется новые технологические процессы и виды обработки, основанные на непосредственном использовании направленных потоков энергии и физических полей; лазерная, электронно-лучевая, ионно-вакуумная и др. Особенность этих технологий состоит в прямом преобразовании электрической энергии в энергию технологического воздействия, основанного на структурно-фазовых или атомно-молекулярных превращениях в обрабатываемом материале.

Лазерная (светолучевая) обработка основана на использовании теплоты, генерируемой специально сформированным световым лучом, характеризующимся оптической когерентностью и высокой концентрацией переносимой им энергии, плотность которой в месте фокусирования может составлять 104 кВт/см2. При взаимодействии с металлом луча лазера происходит почти мгновенное расплавление и испарение материала в точке фокуса луча.

Для размерной обработки используются твердотельные и газовые лазеры, работающие в импульсном или непрерывном режиме как в воздушной среде, так и вакууме. Схема твердотельного лазера, используемого в лазерном станке модели 4222Ф2, представлена на рис.12.17. Кристалл активного вещества 2 (рубиновый стержень) установлен в держателе. На левом конце кристалла закреплена призма полного внутреннего отражения 1, а на правом - полупрозрачное зеркало резонатора 3. Возбуждение активного вещества производится лампой накачки 6, а фокусировка луча осуществляется оптической системой 4, в фокусе которой располагается поверхность заготовки 5. Необходимый импульс для работы газоразрядной лампы формируется модулятором импульсов 7.

Рис.12.17. Схема лазерного станка

с импульсным оптическим квантовым генератором

Рис.12.18. Схема электронной «пушки»: 1 – катод; 2 – управляющий электрод; 3 – анод; 4 - блок юстирования;            5 – электронный луч; 6 – магнитная линза; 7 – отклоняющая система;                  8 – обрабатываемая деталь

Размерная светолучевая обработка применяется для получения отверстий в гидроаппаратуре, часовых камнях, алмазных фильерах, керамических и сверхтвердых материалах, для раскроя листовых материалов и др.

Электронно-лучевая обработка по принципу действия и областям применения близка к лазерной. Основная часть установок для обработки электронным лучом – электронная «пушка» (рис.12.18), генерирующая пучок электронов. Электроны с помощью электростатических и магнитных устройств разгоняются до околосветовых скоростей и фокусируются на обрабатываемое изделие. Здесь они тормозятся и отдают в зоне обработки свою кинетическую энергию, которая преобразуется в тепловую. Выделившейся теплоты достаточно, чтобы практически мгновенно испарить любой материал. Обработка ведется в вакууме для обеспечения свободного пробега электронов от катода до обрабатываемой детали. Вакуум в камере электронной «пушки» поддерживается на уровне                                10-4-10-6 мм рт.ст.

Электронно-лучевая технология развивается, в основном, по трем направлениям: прецизионная обработка, плавка и испарение в вакууме и сварка. Для прецизионной обработки деталей (сверление, фрезерование, резка) используют высоковольтные установки (80-150 кВ) неболь-               шой мощности (до 1 кВт), обеспечивающие концентрацию энергии         до 5108 Вт/см2.

Режим работы электронно-лучевой установки регулируется изменением силы тока, зависящей от напряжения смещения, т.е. напряжения на управляющем электроде относительно катода. Импульсную работу обеспечивают подачей на управляющий электрод прямоугольных положительных импульсов, амплитуда которых определяется необходимым для резания током электронного пучка.

Достоинствами электронно-лучевой обработки являются возможность обработки сверхпрочных материалов, получение сквозных и глухих отверстий крайне малых диаметров, пазов сложной формы по заданному контуру, а также изготовление прецизионных деталей. Наиболее широко этот способ применяют для получения отверстий диаметром 3-5 мкм в драгоценных камнях, впрыскивающих соплах, для получения отверстий прямоугольного профиля 0,5х0,5 мм, длиной 0,5-1,5 мм в вольфраме, тантале, ниобии и т.д.

12.2. Внутренние источники

энергетического воздействия на зону резания

Под термином «внутренние источники» следует понимать сопутствующие процессу резания металлов электрические процессы, являющиеся своеобразными каналами диссипации энергии резания. К этим процессам относятся: контактная электризация, электрохимические явления, экзоэлектронная эмиссия; электроакустический эффект; возникновение ЭДС самоиндукции; электромагнитные явления; эмиссия электронов высоких энергий и термоэлектрические явления.

Рассмотрим более подробно термоэлектрические явления, проявляющиеся при трении в условиях резания, которые далее будем называть трибоэлектрическими.

До недавнего времени термоЭДС и термотоки, возникающие при резании, использовались исключительно для экспериментальной оценки средней температуры в зоне резания методом естественной термопары; в настоящее время установлено самостоятельное влияние термоЭДС на процесс износа режущего инструмента. Отсылая читателя для более подробного ознакомления с проблемой влияния термоЭДС и слабых токов на износ к монографиям ВА.Бобровского, С.А.Постникова и А.А.Рыжкина       [3, 18, 21], отметим, что зона резания – это источник электрической энергии, характеризующийся внутренним сопротивлением, мощностью, отдаваемой в нагрузку (внешнюю электрическую цепь, включающую станок, деталь, инструмент) и выделяемую на внутреннем сопротивлении. Внутреннее сопротивление этого источника, т.е. зона резания, находится в пределах  Ома, а развиваемая при резании термоЭДС не превышает В. Разрывая изоляцией электрическую цепь «инструмент - деталь», вводя в зону резания слабый постоянный ток от постоянного источника, равный термотоку по величине, но противоположный по направлению и используя метод противотока, компенсацией термоЭДС можно устранить вредное влияние трибоэлектрических процессов на износ и повысить стойкость различных инструментов разных типов в 0,6-7,0 раз. Приведем несколько гипотез по рассматриваемому вопросу:

1. Термоток вызывает эрозионное разрушение на материал инструмента, по природе аналогичное тому, который реализуется при электроэрозией обработке.

2. Термоток и постоянный ток от внешнего источника проявляют себя как стимулятор газовой и электрохимической коррозии.

3. Термоток может оказывать тепловое воздействие через эффект Джоуля от температурных вспышек в микрообъемах при условии, что предельные значения ЭДС  В, а при сопротивлении контакта и внешней цепи (-) Ом обуславливает при резании протекание токов силой 0,05-10 А.

4. Термоток влияет на перенос массы и ускоряет электродиффузию, под которой понимается «перераспределение компонентов инструментального и обрабатываемого материалов при прохождении тока через макроплощадки взаимного контакта со стружкой и обрабатываемой деталью» (ВА.Бобровский).

5. Проявление эффекта Пельтье. Физическая суть этого эффекта состоит в том, что если по электрической цепи, состоящей из двух различных материалов, течет электрический ток, то в месте контакта выделяется или поглощается теплота в зависимости от направления тока.

,                                          (12.10)

где  - относительный коэффициент Пельтье материалов 1             и 2, находящихся в контакте;  - ток.

Эффект Пельтье при резании может проявляться при противотоках или противоЭДС, чтобы «заставить» охладить дополнительно контакт.

6. Влияние эффектов Риги-Ледюка и Нернста-Эттинсгаузена.  Термомагнитный эффект Риги-Ледюка состоит в появлении на конусах  пластины, которая помещена в поперечное магнитное поле, разности температур  . Дополнительная разность температур при этом

,                                   (12.11)

где  - напряженность поперечного магнитного поля;  - константа;               - ширина;  - длина пластины.

Влияние гальвано- и электромагнитных эффектов на процесс резания с целью улучшения фрикционных характеристик неоднозначно и не всегда дает положительные результаты.

7. Дислокационно-вакансионный механизм влияния термотоков проявляется в двух аспектах: во-первых, проявление электропластического эффекта, обусловленного выходами дислокаций и изменением прочности поверхностных слоев, под действием тока, циркулирующего через зону резания, и во-вторых, через вакансионный механизм.

Отмеченные гипотезы дают качественное толкование механизма действия трибоэлектрических токов на износ, но не могут объяснить экспериментально обнаруженные факты. Приведем некоторые из них.

Изоляция инструмента снижает износ как твердосплавного, так и быстрорежущего инструмента, хотя известно, что в этих случаях направление термотоков противоположны; при изменении толщины среза в широких пределах не было обнаружено различий в износах передней и задней поверхностей инструмента, если он изолирован от массы станка; наибольший эффект от изоляции в случае увеличения стойкости зафиксированы экспериментально для сверл, цилиндрических фрез и метчиков, т.е. инструментов, работающих с малыми толщинами срезаемого слоя.

На основании многочисленных исследований трибоэлектрических явлений и их связи с тепловым состоянием зоны резания и износостойкостью в Донском государственном техническом университете установлена связь термоэлектрического эффекта Томсона с интенсивностью изнашивания. Суть этого эффекта состоит в том, что если вдоль проводника с током существует градация температуры , то в объеме проводника в дополнение к теплу Джоуля в единицу времени выделяется или поглощается, в зависимости от направления тока, некоторое количество тепла:

,                                            (12.12)

где  - относительный коэффициент (ЭДС) Томсона материалов  1 и 2;  - ток;  - температурный градиент.

Коэффициенты  и  могут быть найдены из зависимости термоЭДС материалов от температуры  относительно платины и функциональной связи между термоэлектрическими эффектами:

.                   (12.13)

Абсолютная термоЭДС

.                                     (12.14)

Абсолютная термоЭДС материала:

(12.15)

,                                          (12.16)

.                                            (12.17)

На рис.12.19-12.21 представлены для примера температурные зависимости  для твердых сплавов и быстрорежущих сталей.

Для твердых сплавов и быстрорежущих сталей значения  претерпевают инверсию; сплавы ВК имеют  в двух температурных интервалах: 200-3000С и 700-8500С, а максимальное положительное значение у них соответствует температурам 500-6000С (см. рис.12.19).

Для быстрорежущих сталей характерен отрицательный минимум кривых  при температурах 400-5000С (рис.12.20), а также нулевое значение  в диапазоне 150-2500С и 550-6500С. Для конструкционных материалов  изменяется от +30 до -100 мкВ/0С; для большинства из них имеют положительный максимум при температурах 400…5000С, а нулевое значение в двух пределах температур: 150-2500С и 550-7500С.

| Рис.12.19. Зависимость коэффициента Томсона от температуры для однокарбидных твердых сплавов: 1 – ВК4; 2 – ВК6; 3 – ВК6М; 4 – ВК8; 5 – ВК15М | Рис.12.20. Зависимость коэффициента Томсона от температуры для двухкарбидных и безвольфрамовых твердых сплавов: 1 – Т5К10; 2 – Т15К6; 3 – Т60К6; 4 – МНТ-А2; 5 – КНТ-16 | Рис.12.21. Зависимость коэффициента Томсона от температуры для быстрорежущих сталей: 1 – Р6М5; 2 – Р18; 3 – Р9Ф5; 4 – Р6М4Ф4; 5 – Р8М3Ф4; 6 – Р4М4Ф4; 7 – Р18Ф2К8М3; 8 – Р6Ф2К8М5 |
| --- | --- | --- |

396

В формуле максимальной поверхностной температуры, в которой «стружка - передняя поверхность» в общем виде учтено влияние объемных тепловых источников Томсона, которые действуют в тонких поверхностных слоях контактируемых тел:

,                     (12.18)

где  - плотность теплового потока от сил трения на передней поверхности;  и  - источники тепла Томсона, действующие в инструменте и стружке соответственно; , ,  - теплофизические константы обрабатываемого материала;  - теплопроводность материала инструмента.

- параметр, учитывающий теплообмен инструмента со средой;

- постоянная;  - размер пластины инструментального материала.

Тепловое действие источников  и  (знак плюс в (12.18) – нагрев, минус - охлаждение) будет зависеть от направления тока, (потока электронов), проходящего через контакт, и от знака при . Если по проводнику, вдоль которого существует градиент температуры, протекает электрический ток, направление которого соответствует движению электронов от горячего конца к холодному, то, переходя из более горячего участка в более холодный, электроны передают избыточную энергию окружающим атомам, что вызовет нагрев проводника (тепло выделяется). При обратном направлении тока электроны пополняют свою энергию за счет окружающих атомов и охлаждают объем (поглощение тепла).

Рассматривая протекание через зоны контакта при резании токов двух направлений – от инструментального материала к обрабатываемому и наоборот (направление потока электронов противоположно направлению тока)  и имея данные по величине и знаку коэффициентов  и  в зависимости от температуры, разработали сводную таблицу теплового действия эффекта Томсона, фрагмент которой приведен в табл.12.1.

398

Таблица 12.1

Действие объемных источников тепла Томсона

| Номер варианта | Примеры пары трения и интервал температур контакта | Знак коэффициента Томсона |  | Минус к инструментальному материалу |  |  | Плюс к инструментальному материалу |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действие источника |  | формула температуры контакта | действие источника |  | формула температуры контакта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Т15К6-Ст35 (360-7400С) Т15К6-1Х18Н8Т | Ө | Ө | охл. | нагрев |  | охл. | нагрев |  |
| 2 | ВК8-Ст35 (830-9750С) ВК8-1Х18Н9Т (830-10000С) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Р5М5-Ст35 (145-5680С) Р6М5-1Х18Н9Т (140-2900С) Р6М5-ВТ31 (180-2800С) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Т15К6-Ст35 (=7100С) Т15К6-1Х18Н9Т (=7050С) Т16К6- СЧ18-36 |  | Ө | источник не действует | нагрев |  | источник не действует | охл. |  |

Для качественной оценки теплового действия эффекта Томсона на основе анализа данных табл.12.1 необходимо иметь в виду простое правило: если направление потока электронов через фрикционный контакт совпадает с направлением (знаком) коэффициента (ЭДС) Томсона материала пары трения, его объем дополнительно нагревается; при встречных направлениях потока электронов и ЭДС Томсона объем материала будет охлаждаться.

Как видно из табл.12.1, для одной пары, в зависимости от температуры, прилегающие к контактной зоне объемы инструментального материала теплом Томсона могут охлаждаться и нагреваться. Знаки при мощностях объемных источников тепла Томсона  и  в формулах температуры контакта (табл.12.1, гр.7 и 10) обозначают, как было принято ранее, плюс – нагрев, минус - охлаждение.

Мощности источников  и , направление их теплового действия необходимы для теоретической оценки вклада эффекта Томсона в тепловое состояние зоны контакта «инструмент-заготовка» (температура контакта, ). В теоретической зависимости (12.12)  имеет размерность линейной интенсивности:

Разделив правую часть (12.12) на фактическую площадь , которую примем равной отношению нормальной нагрузки  к микротвердости обрабатываемого материала , получим:

,                           (12.19)

для обрабатываемого материала

.                         (12.20)

В этих формулах ток  - в амперах;  - град/м;  - мкВ/град;  - м2; 106 – переводной коэффициент (мкВ в В).

Алгебраическое произведение знаков при сомножителях в числителе дает знак при источнике  и , что и определит их тепловой эффект: знак плюс при  соответствует нагревательному эффекту, знак минус – охлаждающему. Величина  принимается из решения контактной тепловой задачи. Так, для пары Т15К6-Ст35 (=3,5 м/с; =500 Н; =3200 МПа; =1,56310-7 м2; ток =8 А; =1,6106 0С/м; =9420С; =16 мкВ/0С; =13 мкВ/0С) плотности источников  и  равны по (12,19) и (12.20):

мВт/м3;

мВт/м3.

|  | Рис.12.22. Влияние токового режима на температуры контакта для разных пар: а – Р6М5-ВТ3-1. Кривые: 1 – ток отсутствует; 2 – ток -4 А; 3 – ток +4 А; б – Т15К6-ВТ3-1; в – ВК8-ВТ3-1. Кривые: 1 - ток отсутствует; 2 – I=-8А; 3 – I=+8 А |
| --- | --- |

Расчетные значения температур контакта по (12.18) для некоторых сочетаний материалов инструмента и заготовки в зависимости от скорости приведены на рис.12.22. Для быстрорежущей стали положительное направление тока от внешнего источника совпадает для этой пары с направлением термотока; положительный ток дополнительно нагревает зону контакта, а отрицательный охлаждает (рис.12.22,а).

Для твердых сплавов, независимо от материала контртела, существует область скоростей, когда устранение циркуляции естественно возникающего триботока через контакт снижает его температуру (заштрихованная область на рис.12.22, б, в). За критическим значением скорости, соответствующей температуре изменения знака коэффициента Томсона  (7000С – для Т15К6 и 8400С – для ВК8) естественный триботок будет охлаждать контакт (для ВК8) или нагревать его (для Т15К6).

Полученные данные находятся в полном соответствии с характером изменения знака коэффициента Томсона у инструментальных материалов при вариации температуры и действием объемного источника тепла Томсона в пластине инструментального материала согласно табл.12.1.

Нагревающее или охлаждающее действие объемных источников тепла Томсона в пластине инструментального материала изменяет характер температурного распределения по нормали к поверхности трения, температурный градиент, зону действия высокого температурного градиента, коэффициент распределения тепловых потоков .

Расчетами, подтвержденными экспериментально, установлено, что независимо от материала пластин охлаждающее действие тока от эффекта Томсона приводит к увеличению температурных градиентов, снижению зоны максимального прогрева в инструменте и уменьшению температуры контакта.

Для быстрорежущей стали Р6М5 в диапазоне реальных скоростей трения нагревающее действие оказывает положительный постоянный ток и естественный триботок, поэтому электроизоляция должна быть эффективна во всем диапазоне скоростей. Для твердых сплавов в зависимости от температуры меняется знак ЭДС (коэффициента) Томсона и при одном направлении тока меняется его тепловое действие. Например, для пары ВК8-Ст35 по =1 м/с (0С)  имеет почти минимальное и положительное значение, поэтому отрицательный ток (или естественный термоток) дополнительно нагревает объем материала. Для =3,75 м/с (0С)  для ВК8 имеет отрицательную величину, поэтому ток отрицательного направления (или термоток) дополнительно нагревает объем. Для               =3,75 м/с (9800С)  для ВК8 отрицательно, и естественный термоток проявляет охлаждающее действие, и изоляция инструмента на этом режиме теряет смысл.

Относительная мощность объемных источников тепла Томсона  и  по отношению к мощности  от сил трения зависит от скорости (температуры) и тóкового режима.

Поток  имеет размерность Вт/м2, а  и  - Вт/м3. Для оценки их по одной размерной величине  и  следует разделить на размер зон действия высоких градиентов в заготовке и инструментальном материале, где эффективно действуют эти источники; для заготовки это размер , для инструмента -  (находится из решения тепловой задачи).

Для пары Т15К6-Ст35 для =3,5 м/с поток в инструментальный материал:

мВт/м2,

мВт/м2,

или

.

Поток в заготовку:

мВт/м2,

мВт/м2,

или

.

Для скорости =5,0 м/с эти отношения составят:

;

.

Таким образом, теоретический анализ теплового состояния пластин инструментального материала в условиях циркуляции через контакт достаточно сильных постоянных токов показывает, что в зависимости от вида инструментального материала, уровня температуры на контакте и температурного градиента возможно эффективное охлаждающее действие объемного источника тепла Томсона.

Расчет мощности источника тепла Пельтье для различных пар инструментальный – обрабатываемый материал.Для расчета мощности источника тепла Пельтье в контактной плоскости используем соотношение (12.11) и полученные нами экспериментально-аналитические данные коэффициентов Пельтье для инструментальных материалов разных групп и марок.

Чтобы сравнить мощность плоских источников тепла от сил трения и теплоту Пельтье, рассчитывали относительный коэффициент Пельтье, равный разности абсолютных значений  для инструментального материала и контртела - , а теплоту Пельтье определяли по зависимости

, В/м2,                                (12.21)

где  - относительный коэффициент Пельтье, В;  – ток, А;  - фактическая площадь контакта, м2.

В табл.12.2 приведены расчетные значения теплоты Пельтье для некоторых пар трения (для сплавов группы ВК коэффициенты Пельтье имеют максимальное значение из всех инструментальных материалов). При больших мощностях трения, что соответствует условиям контактного взаимодействия твердых сплавов с обычными конструкционными материалами, теплота Пельтье составляет 0,5% от тепла трения, поэтому ее добавка (вычитание) к  не изменит ни величины , ни характера теплового поля в пластине инструментального материала. Для труднообрабатываемых материалов с малой тепловодностью (1Х18Н9Т, ВТ3-1) относительная мощность источника тепла Пельтье увеличивается до 5,5%. Найдем в качестве примера изменение максимальной поверхностной температуры при действии источника тепла Пельтье для пары ВК8-ВТ3-1 при =0,1 м/с, приняв в формуле (12.18) .

Если  м,  м-1,  Вт/мград,  Вт/мград и  Дж/м3град, то для                  =12,8 МВт/м2 получим:

При охлаждающем действии источника Пельтье

0С,

а в случае нагрева

0С,

т.е. разница составит 150С.

404

Таблица 12.2

Мощность источников тепла Пельтье для различных пар трения

| Пары трения | , м/с | , МВт/м2 | , В | , В | , В | , м2 | , МВт/м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т15К6-Ст35 | 1,0 1,45 2,5 | 128 192 320 | -12,58 -16,18 -17,62 | -2,42 -3,70 -4,58 | -10,16 -12,48 -13,08 | 1,563 | 0,52 0,64 0,67 | 0,41 0,33 0,21 |
| ВК8-ВТ3-1 | 0,1 0,2 0,7 | 12,8 25,6 89,6 | -12,99 -16,57 -24,92 | -4,52 -5,96 -2,05 | -8,47 -10,61 -22,87 | 1,35 | 0,50 0,62 1,36 | 3,9 2,4 1,5 |
| Р6М5-1Х18Н9Т | 0,1 0,38 0,6 | 11,8 44,9 70,9 | +7,4 +6,3 +4,4 | -1,62 -1,87 -1,07 | 0,25 0,24 0,16 | 1,42 | 0,25 0,24 0,16 | 2,1 5,3 0,23 |

Для пары «быстрорежущая сталь Р6М5–1Х18Н9Т» (при =0,36м/с; =110-3 м, =0,672102 Вт/мград, =0,402102 Вт/мград и =5,028106 Дж/м3град, =2,5102 м-1) максимальная поверхностная температура:

при 			0С;

при  МВт/м2	0С;

при  МВт/м2	0С.

Рис.12.23. Соотношение между термоЭДС на контактных площадках инструмента  и  при свободном реза-нии стали 40Х резцом Т15К6.

Кривые: сплошные , пунктирные - ;

1 - =0,42 м/с; 2 - =0,83 м/с;

3 - =1,25 м/с;  4 - =1,67 м/с

Данные свидетельствуют о том, что на тепловой режим пары трения тепло Пельтье может оказать ощутимое влияние лишь при условии контактного взаимодействия твердосплавных материалов с высокими абсолютными значениями коэффициента Пельтье (группы ВК) в паре с малотеплопроводным обрабатываемым материалом, когда мощность тепловыделения от сил трения относительно невелика из-за малых скоростей, а температуры контакта сравнительно высоки. В заключение отметим, что масштаб эффекта Пельтье в условиях резания может быть значительно выше, если допустить существование на контакте стабильных окисных пленок с ярко выраженными полупроводниковыми свойствами, коэффициент термоЭДС у которых, а значит и коэффициент Пельтье, на                  несколько порядков выше             (до 100 раз), чем у чистых металлов и их сплавов.

О влиянии внутренней цепи термотока при резании металлов.В общем случае при резании из-за неодинаковых температур термоЭДС на передней и задней поверхностях инструмента (рис.12.23) во внутренней цепи «передняя поверхность – стружка – обрабатываемая деталь – задняя поверхность» возможно протекание сильных уравнительных токов, определяемых разностью термоЭДС на передней () и задней () поверхностях:

, если ;

, если .                           (13.22)

Условие , при котором уравнительный ток равен нулю (12.22), выполняется при определенной, критической подаче, найденной методом разрезного резца (рис.5.50). На рис.12.23 приводятся некоторые результаты экспериментов по определению критической подачи, при работе с которой достигается равенство термоЭДС  и .

Точки пересечения кривых  и  соответствуют оптимальной подаче, которая зависит от скорости резания: чем больше скорость, тем меньше величина подачи, при которой обеспечивается стабилизация теплового режима на передней и задней поверхностях резца. Таким образом, в условиях обработки резанием устранить внутреннюю электрическую цепь и обеспечить отсутствие в ней уравнительного тока  можно только при определенных условиях резания, работая в узком диапазоне подач для заданной скорости резания.

Применительно к изнашиванию контактных площадок металлорежущих инструментов, рассмотренное выше действие объемных источников тепла Томсона, требует корректировки, так как в самом общем случае надо рассматривать протекание термотока минимум через две поверхности – переднюю и заднюю.

Рассмотрим тепловое действие термотока при резании для двух случаев.

1. Контактные поверхности резца имеют одинаковую температуру (термоЭДС); зона резания как источник электрической энергии замкнута на внешнее сопротивление , величина которого определяет ток  во внешней цепи; уравнительный ток во внутренней цепи отсутствует.

Направление тока  зависит от материалов инструмента и детали. На рис.12.24. показано направление протекания токов через контакт для твердого сплава (рис.12.24,а) и быстрорежущей стали (рис.12.24,б). Токи  и  через переднюю и заднюю поверхности соответственно для принятых условий принимаются одинаковыми по величине.

Рис.12.24. Схемы протекания естественных термотоков через зону контакта для твердого сплава (а) и быстрорежущей стали (б) () и их теплового действия для пар: Т15К6-Ст35                    (=710-9400С, схема а); Р6М5-Ст35 (=145-5680С, схема б)

2. Внешняя цепь термотоков отсутствует, но уравнительный ток  имеет конечную величину и течет в круговом контуре от передней поверхности к задней, если  (рис.12.25,а) или от задней поверхности к передней, если  (рис.12.25,б). Очевидно, в данном случае полярность пары «резец-деталь» значения не имеет.

Рис.12.25. Схема протекания уравнительного тока во внутренней цепи при резании, когда  (а) и  (б), и теплового действия для пары Т15К6-Ст35 (=710-9400С)

Направления термотоков на рис.12.24 и 12.25 показаны сплошными, а потока электронов – пунктирными линиями.

Тепловое действие термотока через эффект Томсона определяется температурной зависимостью коэффициентов Томсона материалов детали и инструмента и направлением тока и не является однозначным. В табл.12.3 приведены сочетания материалов «инструмент-деталь» и температурные интервалы, в которых естественный термоток всегда дополнительно нагревает (через эффект Томсона) инструментальный материал           (см. табл.12.3, гр.3).

Существует диапазон температур, в которых из-за разных знаков коэффициента Томсона термоток будет дополнительно охлаждать инструмент для некоторых сочетаний пар, например: Т15К6-Ст35 (=360-7100С); ВК8-Ст35 (=835-9750С); ВК8-1Х18Н9Т (=830-10000С); ВК8-ВТ3-1 (>8300С); Р6М5 в сочетании с Ст35; 1Х18Н9Т и ВТ3-1 [<140-1800С] (см. табл.12.1).

Таблица 12.3

Тепловое действие термотока (через эффект Томсона)

применительно к процессу резания при точении

| Инструмент деталь | Диапазон температур, 0С | Тепловое действие объемного источника Томсона при () |  | Тепловое действие объемного источника Томсона во внутренней цепи |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | () |  |  |  | () |  |  |  |
|  |  |  |  | на передней поверхности | на задней поверхности | в стружке | в детали | на передней поверхности | на задней поверхности | в стружке | в детали |
|  |  | на поверхности инструмента | в детали и стружке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Т15К6-Ст35 | 710…940 | + | + | - | + | - | + | + | - | + | - |
| ВК6-Ст35 | 315…835 | + | + | - | + | - | + | + | - | + | - |
| ВК8-1Х18Н9Т | 315…630 630…840 | + + | - + | - - | + + | + - | - + | + + | - - | - + | + - |
| ВК8-ВТ3-1 | 315…835 | + | - | - | + | + | - | + | - | - | + |
| Р6М5Ст35 | 145…568 | + | - | + | + | - | + | - | + | + | - |
| Р6М5-1Х18Н9Т | 140…290 290 | + + | - + | + + | - - | - + | + - | - - | + + | + - | - + |
| Р6М5- ВТ3-1 | 180…280 280 | + + | - + | + + | - - | - + | + - | - - | + + | + - | - + |
| Р6М5-ЛС59-1Л | 145…275 275…600 | + + | + - | + + | - - | + - | - + | - - | + + | - + | + - |

Примечание: знак «плюс» означает, что объемный источник тепла Томсона дополнительно нагревает, а знак «минус» - охлаждает микрообъемы материалов

Для различных пар «инструментальный – обрабатываемый материал» в выбранных температурных интервалах естественный термоток через эффект Томсона дополнительно нагревает инструментальный материал в локальном микрообъеме (см. табл.12.3, гр.3). Необходимым условием для этого должно быть равенство средних температур контакта на передней и задней поверхностях инструмента. В самом общем случае резания металлов, дополнительно к идеальному варианту (равенство ), нужно учитывать тепловое действие термотоков, циркулирующих во внутренней цепи через контактные площадки инструмента        (см. рис.12.25, а, б).

Если процесс резания осуществляется в условиях черновой обработки, когда рабочая подача больше ее критического значения (), то термоток через эффект Томсона нагревает заднюю и охлаждает переднюю поверхность твердосплавных инструментов. Для быстрорежущей стали – наоборот, в условиях циркуляции термотока только через переднюю и заднюю поверхности дополнительно нагревается передняя и охлаждается задняя поверхность (табл.12.3, гр.5 и 6).

Работая в области тонких и сверхтонких стружек (), получаем на контактных площадках противоположный тепловой эффект от термотоков (сравните данные табл.12.3, гр.5, 6 и 9, 10). В реальных условиях резания, когда одновременно действуют внутренняя и внешняя цепь термотока, итоговое тепловое действие термотоков может быть сложнее рассмотренного выше, и поэтому изоляция инструмента или введение противотока в зону резания не всегда может уменьшить износ задней поверхности.

Следовательно, условия протекания термотоков через контактные площадки режущего инструмента и действие объемных источников тепла Томсона, обусловленное величиной тока, градиентом температур, знаком и величиной коэффициента Томсона, полностью будут определять эффективность разрыва цепи термотока для снижения износа. Наибольший эффект должен иметь место при резании с малыми размерами контактных площадок, с одной стороны, и на определенных, оптимальных подачах, когда  (), т.е. обеспечивается термодинамическое равновесие во внутреннем контуре «передняя поверхность – стружка – деталь – задняя поверхность» - с другой.

Экспериментальные исследования стойкости металлорежущих инструментов в лабораторных и производственных условиях подтверждают ожидаемое максимальное повышение стойкости при работе изолированным инструментом, работающим с оптимальной подачей.

В табл.12.4 приведены условия и результаты испытаний инструментов в производственных условиях. Полученные результаты подтверждают ожидаемое увеличение стойкости инструментов при их изоляции на основе теоретических предпосылок не только качественно, но количественно. Коэффициент увеличения стойкости при изоляции инструмента не превышает двух, что согласуется основоположными данными для условий трения.

Таблица 12.4

Результаты стойкостных испытаний инструментов

в производственных условиях

| Инстру-мент | Марка материала инструмента | Материал детали | Режим резания |  | Стойкость , шт.дет. |  | Коэффициент увеличение стойкости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | , м/с | , м/зуб | Обычное резание | Инструмент изолир. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Сверла спиральные9,5 | Р18 | ЭИ696Ф | 0,25 | 0,05 | 27 | 42 | 1,56 |
| Метчики М12х1 | Р18 | Ст45 | 0,28 | 0,25 | 1000 | 1500 | 1,50 |
| Сверла ружейные, 8,0 | Т15К6 | Ст45 | 0,75 | 0,05 | 79 | 112 | 1,42 |
| Фрезы концевые, 15,8 | Р6М5 | 40ХНМА (HRC= =30-35) | 0,17 | 0,08 | 31 | 46 | 1,48 |
| Фрезы концевые, 60 | Р9 | 40ХНМА | 0,28 | 0,11 | 333 | 538 | 1,62 |
| Фрезы концевые, 60,2 | Р9К5 | 40ХНМА | 0,28 | 0,11 | 276 | 546 | 1,97 |
| Фрезы концевые, 54,0 | Т15К6 | 40ХНМА | 1,02 | 0,04 | 344 | 440 | 1,28 |
| Резцы подрезные | Т15К6 | У8А | 0,66 (=4 мм | 0,15 | 41 | 66 | 1,62 |

Представленный материал доказывает, что первопричиной физического влияния триботока на интенсивность изнашивания инструмента является эффект Томсона, проявляющийся в условиях интенсивного тепловыделения при изнашивании инструментальных материалов. Диффузионные и окислительные процессы, протекающие в обычных условиях, ускоряются (тормозятся) естественным триботоком постольку, поскольку эффект Томсона способствует выделению (поглощению) дополнительного количества тепла в микрообъеме изнашиваемого инструментального материала.

В заключение ответим на ряд вопросов, касающихся эффективности разрыва цепи электроизоляцией одного из элементов пары трения. Эти ответы фактически есть косвенные подтверждения универсальности влияния теплового эффекта Томсона на износ при резании.

1. Большая эффективность разрыва цепи триботока для быстрорежущего инструмента, чем твердосплавного (снижение интенсивности износа соответственно в 2,5 и 1,6 раза), обусловлена бóльшими значениями у быстрорежущих сталей коэффициентов Томсона, а значит, и мощностей объемных источников тепла Томсона.

2. В благоприятных (с точки зрения режимов) условиях резания разрыв цепи трибоэлектрического тока дает одинаковый положительный эффект в снижении износа для твердосплавного и быстрорежущего инструментов, хотя направления триботоков для этих групп инструментальных материалов разные. Это можно объяснить только с позиций концепции теплового влияния триботоков через эффект Томсона.

3. Эффективность разрыва цепи триботоков при резании выше на операциях с малыми сечениями среза из-за того, что в диапазоне критических подач (толщин среза) устраняется внутренняя электрическая цепь триботока и при малых износах задних поверхностей инструмента перепады температур (ЭДС) по длине контакта меньше.

4. Отсутствие эффекта повышения стойкости от разрыва цепи триботока при некоторых условиях резания объясняется нагревающим или нулевым действием тепловых источников Томсона в инструментальном материале.

5. Введение в зону резания токов разных направлений может обеспечивать снижение износа только при условии охлаждающего действия источников тепла Томсона на контактных площадках инструмента.

6. Неодинаковое влияние триботоков на износ при резании обусловлено температурной зависимостью коэффициентов Томсона инструментальных и обрабатываемых материалов, мощностью соответствующих источников и их тепловых действием – нагревающим или охлаждающим.

Если рассматривать представленные данные с точки зрения синергетики, то следует отметить, что трибоэлектрические процессы являются «внутренним» источником самоорганизации, проявляющимся в электрическом воздействии объемных источников тепла Томсона на процесс трения и износа. Разная мощность этих источников в условиях резания определяется температурной зависимостью коэффициентов Томсона, инверсией знака при , наличием экстремумов в зависимости .

Рекомендуемая литература

- Аваков А.А. Физические основы теорий стойкости режущих инструментов. – М.: Машгиз, 1960. – 308 с.

- Аскинази Б.М. Упрочнение и восстановление деталей машин электромеханической обработкой. – М.: Машиностроение, 1989. – 197 с.

- Бобровский В.А. Электродиффузионный износ инструмента. – М.: Машиностроение, 1978. – 200 с.

- Григорьянц А.Г., Соколов А.А. Лазерная обработка неметаллических материалов. – М.: Высшая школа, 1988. – 190 с.

- Григорьянц А.Г., Соколов А.А. Лазерная резка металлов. – М.: Высшая школа, 1988. – 127 с.

- Евдокимов В.Д., Рыжкин А.А., Дмитриев В.С. Исследования экзоэлектронной эмиссии при трении и резании металлов // Проблемы трения и изнашивания: Сб. науч. ст. – Киев: Техника, 1976. – Вып.6. –                С.75-79.

- Комбинированный метод обработки ротационным инструментом с нагревом срезаемого слоя концентрированными потоками энергии / П.И.Ящерицын, А.В.Борисенко, Н.Н.Попок, М.А.Хейфец // Докл. АН Белоруссии. – 1992. – Т.36. - №5. – С.429-432.

- Косоногова Л.Г., Лущаев Г.А., Хмеленко Г.И. Расчет параметров температурного поля при фрезеровании с подогревом заготовки // Станки и инструмент. – 1993. – №3. – С.32-34.

- Крагельский И.В., Добычин М.Н., Комбалов В.С. Основы расчетов на трение и износ. – М.: Машиностроение, 1977. – 552 с.

- Лоладзе Т.Н. Износ режущего инструмента. – М.: Машгиз, 1958. –  356 с.

- Марков А.И. Резание труднообрабатываемых материалов при помощи ультразвуковых и звуковых колебаний. – М.: Машгиз, 1962.                 – 321 с.

- Марков А.И. Ультразвуковая обработка материалов. – М.: Машиностроение, 1980. – 238 с.

- Мартынов В.Д. Основы ультразвуковой обработки отверстий резанием. – Ростов н/Д: Изд-во РГУ, 1969. – 212 с.

- Обработка металлов резанием с плазменным нагревом / Под ред. А.Н.Резникова. – М.: Машиностроение, 1986. – 232 с.

- Подураев В.Н. Автоматически регулируемые и комбинирован-ные процессы резания. – М.: Машиностроение, 1987. – 303 с.

- Подураев В.Н. Обработка резанием жаропрочных и нержавеющих материалов. – М.: Высшая школа, 1965. – 518 с.

- Подураев В.Н. Технология физико-химических методов обработки. – М.: Машиностроение, 1985. – 264 с.

- Постников С.Н. Электрические явления при трении и резании. - Горький: Волго-Вят. кн. изд-во, 1975. – 280 с.

- Применение ультразвуковых колебаний в машиностроении: Сб.ст. / Под ред. В.К.Тепинкичиева. – Ростов н/Д: Изд-во РГУ, 1966.               – 220 с.

- Развитие науки о резании металлов / В.С.Бобров, Г.И.Траповский, М.М.Зорев и др. – М.: Машиностроение, 1967. – 416 с.

- Рыжкин А.А. Синергетика изнашивания инструментальных режущих материалов (трибоэлектрический аспект). – Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2004. – 322 с.

- Рыжкин А.А., Дмитриев В.С., Кривец Д.В. К вопросу об электрических явлениях при резании металлов // Известия СКНЦ ВШ. Технические науки. – 1976. - №2. – С.24-26.

- Свириденок Л.И., Мишкин Н.К., Колмочкова Т.Ф., Холоди- лов О.В. Акустические и электрические методы в триботехнике. – Минск: Наука и техника, 1987. – 280 с.

- Таблицы физических величин: Справочник / Под ред. И.К.Кикоина. – М.: Атомиздат, 1976. – 1008 с.

- Bokov A.I. Obróbka źeliwa o podwyzszonej twardocei z elektropgrzewaniem strefy skrawania: Praca dokforska. - Poznan, 1976.

- Ryshkin A. Über die elektrischen Erscheinungen beim Spanen von Metallen // Wissenschaftliche Zeitschrift der Technischen Hochschule Karl-Marx- Stadt. - 1973. - XV, Heft 4. - S. 711-725.

Оглавление

| Предисловие……………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………….. |  |  |  |  |  | 6 |
| 2. | ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ………………………………………………………………… |  |  |  |  |  | 11 |
|  | 2.1. |  | Виды движений при резании……………………………... |  |  |  | 11 |
|  | 2.2. |  | Геометрия режущих инструментов……………………… |  |  |  | 13 |
|  | 2.2.1. |  |  |  |  | Передний и задний углы для любой точки лезвия сверла ………………………………………………... | 21 |
|  | 2.2.2. |  |  |  |  | Связь между статическими и кинематическими углами инструмента ………………………………... | 24 |
|  | 2.2.3. |  |  |  |  | Изменение углов резца в зависимости от уста-новки…………………………………………………. | 25 |
| 3. | РЕЖИМЫ РЕЗАНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕЗАЕМОГО СЛОЯ………………………………………………………………. |  |  |  |  |  | 27 |
|  | 3.1. |  | Элементы режима резания………………………………... |  |  |  | 27 |
|  | 3.2. |  | Размеры срезаемого слоя ………………………………… |  |  |  | 29 |
| 4. | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЖУЩИЕ МАТЕРИАЛЫ………… |  |  |  |  |  | 39 |
|  | 4.1. |  | Требования, предъявляемые к инструментальным материалам……………………………………………………… |  |  |  | 40 |
|  | 4.2. |  | Группы инструментальных материалов………………… |  |  |  | 41 |
|  | 4.2.1. |  |  |  |  | Углеродистые и легированные инструментальные стали…………………………………………………. | 41 |
|  | 4.2.2. |  |  |  |  | Быстрорежущие стали……………………………… | 42 |
|  | 4.2.3. |  |  |  |  | Твердые сплавы…………………………………….. | 46 |
|  | 4.2.4 |  |  |  |  | Направления совершенствования качества твердосплавных материалов……………………………….. | 54 |
|  | 4.2.5. |  |  |  |  | Режущая керамика………………………………….. | 57 |
|  | 4.2.6 |  |  |  |  | Сверхтвердые инструментальные материалы…….. | 58 |
|  | 4.2.7 |  |  |  |  | Абразивные материалы…………………………….. | 62 |
| 5 | ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ………... |  |  |  |  |  | 67 |
|  | 5.1. |  | Деформация металла при резании……………………….. |  |  |  | 67 |
|  | 5.1.1. |  |  |  |  | Общие сведения о деформациях…………………… | 67 |
|  | 5.1.2. |  |  |  |  | Схема деформаций и стружкообразования……….. | 70 |
|  | 5.1.3. |  |  |  |  | Коэффициент утолщения стружки………………… | 75 |
|  | 5.1.4. |  |  |  |  | Относительный сдвиг………………………………. | 76 |
|  | 5.1.5. |  |  |  |  | Текстура стружки…………………………………… | 78 |
|  | 5.1.6. |  |  |  |  | Связь между усадкой стружки и относительным сдвигом……………………………………………… | 79 |
|  | 5.2. |  | Контактные процессы в зоне резания…………………… |  |  |  | 81 |
|  | 5.2.1. |  |  |  |  | Напряжения на контактных площадках инструмента…………………………………………………. | 81 |
|  | 5.2.2. |  |  |  |  | Наростообразование………………………………… | 85 |
|  | 5.3. |  | Напряженное состояние зоны стружкообразования……. |  |  |  | 88 |
|  | 5.4. |  | Механика процесса резания……………………………… |  |  |  | 91 |
|  | 5.4.1. |  |  |  |  | Теоретические зависимости для оценки сил резания……………………………………………………. | 91 |
|  | 5.4.2. |  |  |  |  | Экспериментальные соотношения для определения составляющих усилия резания………………… | 96 |
|  | 5.4.3. |  |  |  |  | Использование удельной силы резания для расчета сил резания…………………………………………... | 110 |
|  | 5.4.4. |  |  |  |  | Мощность резания………………………………….. | 114 |
|  | 5.4.5. |  |  |  |  | Вибрации при обработке материалов……………… | 115 |
|  | 5.5. |  | Тепловые процессы при обработке материалов………… |  |  |  | 122 |
|  | 5.5.1. |  |  |  |  | Основные положения теории теплопроводности…. | 123 |
|  | 5.5.2. |  |  |  |  | Дифференциальное уравнение теплопроводности.. | 125 |
|  | 5.5.3. |  |  |  |  | Образование теплоты при резании и ее распределение в контактной зоне……………………………. | 131 |
|  | 5.5.4. |  |  |  |  | Распределение температур на контактных площадках инструмента………………………………… | 135 |
|  | 5.5.5. |  |  |  |  | Методы оценки теплового состояния зоны резания | 136 |
|  | 5.5.6. |  |  |  |  | Влияние различных факторов на температуру ре-зания…………………………………………………. | 159 |
| 6. | ИЗНОС И СТОЙКОСТЬ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА……... |  |  |  |  |  | 166 |
|  | 6.1. |  | Механо-физико-химические основы износа инструмента……………………………………………………………. |  |  |  | 166 |
|  | 6.1.1. |  |  |  |  | Абразивный износ…………………………………... | 167 |
|  | 6.1.2. |  |  |  |  | Адгезионный износ…………………………………. | 168 |
|  | 6.1.3. |  |  |  |  | Усталостный износ………………………………….. | 171 |
|  | 6.1.4. |  |  |  |  | Диффузионный износ……………………………….. | 172 |
|  | 6.1.5. |  |  |  |  | Окислительный износ………………………………. | 175 |
|  | 6.1.6. |  |  |  |  | Разрушение режущей части инструмента…………. | 177 |
|  | 6.2. |  | Расчетные зависимости для оценки износа инструмента. |  |  |  | 178 |
|  | 6.3. |  | Износ и стойкость инструмента………………………….. |  |  |  | 190 |
|  | 6.3.1. |  |  |  |  | Внешнее проявление изнашивания………………... | 190 |
|  | 6.3.2. |  |  |  |  | Стойкость инструмента…………………………….. | 193 |
|  | 6.4. |  | Стойкость инструмента и допускаемая скорость резания |  |  |  | 200 |
|  | 6.4.1. |  |  |  |  | Понятие допускаемой скорости резания………….. | 200 |
|  | 6.4.2. |  |  |  |  | Влияние различных факторов на скорость резания при точении………………………………………….. | 201 |
|  | 6.4.3. |  |  |  |  | Формулы допускаемой скорости резания для других видов обработки………………………………… | 207 |
|  | 6.4.4. |  |  |  |  | О методике нахождения формул для расчета скорости резания………………………………………... | 215 |
|  | 6.5. | Порядок назначения стартового режима резания……….. |  |  |  |  | 220 |
|  | 6.6. | Особенности назначения периода стойкости с учетом закалки рассеяния………………………………………….. |  |  |  |  | 227 |
|  | 6.7. | Расчет режима резания при многоинструментной обра-ботке……………………………………………………….. |  |  |  |  | 233 |
|  | 6.8. | Регулирование процесса резания путем воздействия на контактные явления……………………………………….. |  |  |  |  | 241 |
|  | 6.8.1. |  |  |  |  | Резание с применением технологических сред…… | 241 |
|  | 6.8.2. |  |  |  |  | Резание инструментами с улучшенными эксплуатационными свойствами……………………………. | 256 |
| 7. | КАЧЕСТВО ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ…………….. |  |  |  |  |  | 275 |
|  | 7.1. |  |  |  | Понятие качества обработанной поверхности…………. |  | 275 |
|  | 7.2. |  |  |  | Механизм возникновения шероховатости обработанной поверхности………………………………………….. |  | 278 |
|  | 7.3. |  |  |  | Формирование свойств поверхностного слоя металла при обработке резанием…………………………………. |  | 282 |
| 8. | ОБРАБАТЫВАЕМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ РЕЗАНИЕМ………. |  |  |  |  |  | 287 |
|  | 8.1. |  |  |  | Основные характеристики обрабатываемости…………. |  | 287 |
|  | 8.2. |  |  |  | Способы улучшения обрабатываемости материалов….. |  | 289 |
|  | 8.3. |  |  |  | Обрабатываемость металлических материалов………... |  | 290 |

|  | 8.3.1. |  |  | Обрабатываемость углеродистых и легированных конструкционных и инструментальных сталей…… | 290 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8.3.2. |  |  | Обрабатываемость чугунов………………………… | 292 |
|  | 8.3.3. |  |  | Обрабатываемость жаростойких, жаропрочных и нержавеющих сталей и сплавов……………………. | 294 |
|  | 8.3.4. |  |  | Обрабатываемость титановых сплавов……………. | 298 |
|  | 8.4. |  | Обрабатываемость пластмасс…………………………… |  | 300 |
| 9. | АБРАЗИВНАЯ ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ………………… |  |  |  | 304 |
|  | 9.1. |  | Особенности резания при абразивной обработке……… |  | 304 |
|  | 9.2. |  | Виды шлифования и элементы режима резания……….. |  | 306 |
|  | 9.3. |  | Толщина срезаемого слоя при шлифовании…………… |  | 311 |
|  | 9.4. |  | Тепловые явления при шлифовании……………………. |  | 315 |
|  | 9.5. |  | Действие смазочно-охлаждающих средств при абразивной обработке………………………………………… |  | 316 |
|  | 9.6. |  | Силы резания и мощность при шлифовании…………. |  | 318 |
|  | 9.7. |  | Износ и стойкость шлифовальных кругов……………… |  | 320 |
|  | 9.8. |  | Выбор режимов шлифования……………………………. |  | 322 |
|  | 9.9. |  | Прогрессивные методы абразивной обработки………... |  | 324 |
| 10. |  | ПРОЦЕСС РЕЗАНИЯ КАК СИСТЕМА………………………... |  |  | 330 |
|  | 10.1. |  | Система резания, ее параметры и структура…………… |  | 330 |
|  | 10.2. |  | Основные составляющие процесса резания и их влияние на выходные параметры…………………………….. |  | 335 |
|  | 10.3. |  | Исследования процесса резания как системы………….. |  | 339 |
|  | 10.4. |  | Автоматическое регулирование процесса резания…….. |  | 341 |
| 11. |  | ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ РЕЗАНИЯ……………………… |  |  | 345 |
|  | 11.1. |  | Термодинамические аспекты выбора оптимального режима резания…………………………………………... |  | 345 |
|  | 11.1.1. |  |  | Причины экстремальности зависимости «износ (стойкость)-скорость резания»……………………... | 345 |
|  | 11.1.2. |  |  | Термодинамические условия достижения оптимального режима резания…………………………... | 348 |
|  | 11.1.3. |  |  | Критерии оптимизации процессов резания……….. | 353 |
|  | 11.2. |  | Технологические аспекты выбора оптимального режима резания…........................................................................ |  | 356 |
|  | 11.2.1. |  |  | Взаимосвязь режимов резания с технико-эконо-мическими показателями процесса резания………. | 356 |

|  | 11.2.2. |  |  |  | Экспериментальное определение оптимального режима резания……………………………………… | 358 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11.2.3. |  |  |  | Расчетная оценка оптимального режима резания… | 360 |
| 12. |  | ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА РЕЗАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ НА ЗОНУ КОНТАКТА………… |  |  |  | 373 |
|  | 12.1. |  |  | Внешнее энергетическое воздействие………………….. |  | 373 |
|  | 12.1.1. |  |  |  | Вибрационное резание……………………………… | 373 |
|  | 12.1.2. |  |  |  | Обработка резанием с подогревом срезаемого слоя | 378 |
|  | 12.1.3. |  |  |  | Размерная обработка металлов с использованием электрической энергии в технологических целях… | 384 |
|  | 12.1.4. |  |  |  | Обработка материалов концентрированными потоками энергии……………………………………… | 390 |
|  | 12.2. |  |  | Внутренние источники энергетического воздействия на зону резания …………………………………………... |  | 392 |