Задания выполняются для варианта №23

Задание 1

Материал заготовки: Серый чугун, НВ=170;

Вид обработки: Растачивание в упор черновое;

Система СПИД: - жесткая;

Поперечное сечение державки резца: 20х30;

Решение: Для обработки сталей рекомендуются инструменты с твердыми сплавами группы ВК.

Для черновой обработки серого чугуна  НВ <240 выбираем пластину твердого сплава ВК4, ВК6, ВК8 – сплав ВК8 [3, c.110].

Геометрия резца [18]: – передняя поверхность плоская, с положительным передним углом с фаской [c.187, т.29].

Главный передний угол - γ=10° [т.30, c.188]

Угол на упрочняющей фаске - γ=−3°...−5° [т.30, c.188]

Главный задний угол - α=8°

Угол на державке - α1=α+3°=8°+3°=11°

Материал державки – сталь 40Х, HRCЭ 32…47

Угол наклона режущей кромки - λ=0°

Угол в плане - ϕ=90°...95°

Вспомогательный угол в плане - ϕ1=15°

Радиус при вершине - r=1мм

Размеры стружечной канавки при их наличии: B=2...2,5мм, h=0,1...0,15мм, R=4мм

ϕ+ϕ1+ε=180°;   α+γ+β=90°;   β=90°−α+γ;    δ=α+ β

Геометрические параметры резца

Расточные резцы используют для растачивания отверстий, предварительно просверленных или полученных штамповкой или литьем. Применяют два типа расточных резцов: проходные – для сквозного растачивания (рис. а), упорные – для глухого растачивания (рис. б). Резцы различают формой лезвия. У проходных расточных  резцов угол в плане φ=45…60°, а у упорных –угол φ несколько больше 90°. Крепежная часть расточных резцов имеет конусную форму с диаметром, увеличивающимся от лезвия к зажимной части, которую делают квадратной или прямоугольной. Расточные резцы работают при больших вылетах из резцедержателя, что не позволяют стержневому резцу снимать стружку с большой площадью поперечного сечения. При  растачивании глубоких отверстий применяют расточные резцы, закрепленные в специальных оправках. Расточные резцы, используемые для работы на револьверных станках и автоматах, также крепятся в специальных оправках, обеспечивающих регулирование вылета резца.

Резец токарный расточной для растачивания глухих отверстий в упор.

Dmin =10…110 мм; φ=95° для резцов типа 1

2140 (ГОСТ 18883-73).

Пластины типов 06; 66; (ГОСТ 25379-82).

| а) | б) |
| --- | --- |

Схема обработки расточными резцами:

а) –для сквозного растачивания; б) – для глухого растачивания.

Координатные плоскости

1. Резцы токарные расточные с пластинками из твердого сплава для обработки глухих отверстий (ГОСТ 18883-73).

Резцы изготовляются двух типов:

1 – расточные с углом φ =5°;

2 – расточные виброустойчивые.

Резец токарный расточной с пластинками из твердого сплава для обработки глухих отверстий в упор. Тип 1, исполнение 1,  сечением HxB=20х30 мм, l = 70 мм, L =200 мм, d =19мм, m =8,0 мм,  диаметр наименьшего растачиваемого отверстия D=34мм.

Условное обозначение резца: Резец 2141-0010 ВК4 ГОСТ 18883-73.

В качестве режуще части резца должны применяться пластинки твердого сплава по ГОСТ 3882-82, ГОСТ 2209-90, ГОСТ 4872-74. для обработки чугуна рекомендуются сплавы марок ВК3М, ВК6, ВК8.

Стержни токарных резцов должны изготовляться из стали марки 45 или 50 по ГОСТ 1051-73, и марки 40Х ГОСТ 4543-71.

2. Элементы конструкций и геометрические параметры резцов

Для резцов типа 1 угол врезки пластинки в стержень для обработки чугуна и других хрупких материалов - 10°, для обработки стали и других вязких материалов - 0°.

Угол врезки пластинки в стержень 10°, при толщине пластинки 4 мм и более.

Тип1, исполнение 1.

|  | h=9,7 мм; l1 =78 мм; d1 =24 мм; r =8 мм; а =14,7 мм; n =12,2 мм; h1 =12,5 мм; h2 =9 мм; h3 =15,2 мм; № пластинок по ГОСТ 2209 -69 -0609. |
| --- | --- |

3. Форма пластинок по ГОСТ 25397-90  - 0609.

| Правая | Левая |
| --- | --- |
| Пластины твердосплавные напаиваемые для расточных резцов при расточке глухих отверстий, типов 06, 66. Конструкция и размеры: l =16мм; b=14мм, s= 5,0мм, r=8,0мм, α=8о. |  |

4. Форма заточки передней поверхности и доводка режущей части по прил. 2 к ГОСТ 18883-73.

Геометрические параметры режущих частей резцов при заточке и доводке их алмазными кругами.

Задание 2

Скорость резания: V=233 м/мин;

Подача: S=0,43 мм/об;

Число подходов: i=2.

Диаметр начала/конца обработки: D/d= 90/82мм;

Длина обработки: l = 180мм;

Решение:

Т.к. по условию задачи обтачивание осуществляется за i=2 прохода, то зададимся что 1 проход (черновое точение) происходит до 84мм, а второй чистовой (чистовое) до 82 мм.

Определим частоту вращения шпинделя:

1)n=1000⋅Vрезπ⋅D=1000⋅2333,14⋅90=825 об/мин.

2) n=1000⋅Vрезπ⋅D=1000⋅2333,14⋅84=883 об/мин

Вычислим глубину резания:

Общий припуск на обработку равен h=(D-d)/2= (90-82)/2=4мм.

1)t1=D−D02=90−842=3.0мм

2)t1=D−d2=84−822=1мм

Рассчитаем врезание резца:

1)y=t⋅ctg(ϕ)=3⋅ctg45°=3.0мм

2)y=t⋅ctg(ϕ)=1ctg45°=1мм

Вычислим длину прохода резца :

1)L=l+y+Δ=180+3+3=186мм

2)L=l+y+Δ=180+1+1=182мм

Определим машинное время:

1)T01=i⋅LSмин=2⋅1861000⋅0.43=0.86мин

2)T02=i⋅LSмин=2⋅1821000⋅0.43=0.85мин

T0=T01+T02=0.86+0.85=1.71мин