МИНИСТЕРСТВО  НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Машины и автоматизация сварочного производства»

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

НЕРАЗРУШАЩИХ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Программа, методические указания для студентов дневной и заочной форм обучения

к  курсу «Диагностика и контроль качества сварных швов»

По направлению 15.03.01 «Машиностроение»

Профиль " Инновационные технологии и оборудование

предприятий транспортного машиностроения »

Ростов-на-Дону, 2024 г.

Составитель доктор  технических  наук,  проф.      А. С. Коробцов

УДК 621.791.952.08: 620.179.152

Физические основы неразрушающих методов контроля качества сварных соединений. Методические указания. ДГТУ; Ростов-на-Дону; 2024г.; 29с.

Раскрыта цель и задачи курса. Представлена программа, методические указания и вопросы для самопроверки знаний к каждой теме курса. Приведен примерный перечень лабораторных работ и варианты контрольных заданий.

- Печатается по решению редакционной комиссии

- по технологическим наукам

Научный  редактор

к.т.н., доц. зав. каф. «МиАСП» С.В. Нескоромный

Донской государственный технический университет, 2024г.

- I.       ЦЕЛЬ КУРСА

Постоянное повышение качества выпускаемой продукции является одной из важнейших задач отечественной промышленности. Успешное решение этой задачи зависит от развития новой техники, от уровня технологии, средств и методов контроля качества. Большая роль в решении этой задачи принадлежит методам и средствам неразрушающего контроля, среди которых физические являются одними из основных методов контроля качества материалов, изделий я сварных соединений. Достаточно широкое распространение получили радиационные,  ультразвуковые,  капиллярные методы дефектоскопии, методы контроля течеискателем. а также магнитные и электромагнитные методы контроля.

Целью преподавания дисциплины является изучение физической сущности радиационных, магнитных, капиллярных и др. методов контроля качества сварки, методик и приборов для их реализации, привитие студентам умения ставить и решать задачи, анализировать результаты контроля, выбирать оптимальный метод контроля и разрабатывать для него методику и устройства, а также умения организации лабораторий физических методов контроля и управления качеством сварки.

- II. ЗАДАЧИ КУРСА

- В результате изучения дисциплины специалист должен знать:

- физику ионизирующих излучений;

- взаимодействие  ионизирующего излучения с веществом;

- методы регистрации и измерения  ионизирующего излучения;

- рентгеновские и гамма-аппараты. радиоактивные источники излучения;

- радиографический, радиоскопический, радиометрический и др. методы радиационного контроля;

- чувствительность, разрешающую способность и область применения различных способов контроля;

- определение формы, характера, размеров я координат расположения дефекта;

- метрологическое обеспечение средств радиационного контроля;

- физический смысл капиллярности;

- физические основы магнитных и электромагнитных явлений;

- принципы применения вычислительной техники для обработки результатов контроля;

- принципы включения микропроцессоров в установки для контроля качества сварки;

- ГОСТы и ОСТы на методы, средства контроля и на способы контроля конкретных изделий;

- основные направления и перспективы развития физических методов контроля качества сварки;

- методы проведения научных исследований в области физических методов контроля;

- вопросы охраны труда и техники безопасности при осуществлении физических методов контроля;

В результате изучения дисциплины специалист должен уметь:

- определить дефектоскопичность (контролепригодность) конкретных сварных соединений и узлов;

- выбирать наиболее оптимальный вариант контроля качества конкретных сварных соединений и узлов;

- разрабатывать методики контроля;

- определять качество сварки по результатам физического метода контроля;

- контролировать работу операторов-дефектоскопистов;

- предлагать и обосновывать предложения по совершенствованию контрольных операций и внедрению новых прогрессивных методов и средств контроля;

- выбирать аппараты и материалы для различных методов физического контроля, обеспечивая наладку аппаратов, техническое обслуживание и ремонт;

- осуществлять связь между лабораториями и производством с целью своевременного установления причин появления брака и разработки мероприятий по управлению качеством и выпуску бездефектной продукции.

- III. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА

- Для изучения курса " Диагностика и контроль качества сварных соединений" необходимы глубокие знания дисциплин, ранее изучаемых студентами.

Перечень дисциплин с указанием разделов (тем), усвоение которых необходимо для изучения курса.

| Наименование | Разделы (темы) дисциплины |
| --- | --- |
| I. Высшая математика | Дифференциальное и интегральное исчисление. Теория вероятности и математическая статистика. Математическое планирование эксперимента. |
| 2. Ф и з и к а | Элементы физики атомного ядра и элементных частиц. Оптика. Электромагнетизм. Капиллярность |
| 3. Химия | Строение атома атомного ядра |
| 4.Материаловедение | Строение металлов, различных сталей и сплавов. Пластическая деформация и механические свойства. Теория и технология термической обработки сталей. |
| 5.Сопротивление материалов | Расчёт на прочность |
| 6. Электротехника и основы электроники | Электрические измерения и приборы |
| 7. Вычислительная техника в инженерных и экономических расчётах | Алгоритмы и программы решения инженерных задач |
| 8. Теория сварочных процессов | Превращения в металлах при сварке. Химическая и физическая неоднородность сварных соединений. Дефекты кристаллической решётки. Причины образования пор. холодных и кристаллизационных трещин. |
| 9. Технология и оборудование электрической сварки плавлением | Сущность способов сварки плавлением; условия получения качественных сварных соединений; дефекты сварных соединений, причины их образования и меры предотвращения. |
| 10.Технология и оборудование контактной сварки | Сущность различных способов контакт ной сварки. Дефекты в соединениях, выполненных контактной сваркой. Причины их появления и меры по предотвращению |
| 11. Проектирование сварных конструкций | Материалы, применяемые в сварных конструкциях. Свойства и сорта сталей. |
| 12. Механизация и автоматизация сварочного производства | Технология производства различных конструкций (балок, трубопроводов, емкостей сосудов и пр.), требования к качеству. Характер дефектов, возникающих при изготовлении различных конструкций. |

Курс "Система обеспечения качества сварных соединений" является одной из специальных дисциплин при подготовке инженеров-механиков по специальности «Оборудование и технология сварочного производства». Для освоения предусмотренного программой материала студент пользуется курсом лекций, литературой, предложенной в руководстве. Теоретические знания закрепляются при проведении лабораторных работ и практических занятий. После изучения каждой темы студент должен провести самостоятельную проверку знаний, ответив на поставленные после каждой темы вопросы.

- IV. ЛИТЕРАТУРА

- Основная

- Алёшин Н. П. Физические методы неразрушающего контроля качества сварных соединений. – М.: Машиностроение, 2006г.

- Лукьянов В. Ф.  Система обеспечения качества в сварочном производстве.-- Ростов-на-Дону; изд-во «Терра  Принт»,  2007г.

- Коробцов А. С., Фомин В. Н. Система обеспечения качества в сварочном производстве. – Ростов-на-Дону; изд-во «ДГТУ», 2013г.

- Фомин В. Н. Радиографический контроль качества в сварочном производстве. – Ростов-на-Дону; изд-во «ДГТУ», 2008г.

5.Неразрушающий контроль. Справочник 7 томов, Под редакцией член. кор. РАН Клюева В. В. – М: Машиностроение, 2003г.

6. Румянцев С. В., Добромыслов В.А. и др. Неразрушающие методы контроля. М., Машиностроение – 1976г.

7.Гурвич А.К., Ермолов И.Н., и др. Неразрушающий контроль.- М.

изд-во    "Высшая школа".1992г., т.1.

8. Герасимов В.Г., Покровский А.Д. и др. Неразрушающий контроль. - М.;  изд-во "Высшая школа", 1992г. т. 3.

9. Дефектоскопия деталей при эксплуатации авиационной техники. Под редакцией П.И.Беды М.Воениздат Минобороны CCCP; I988г.

11. Сухоруков В.В., Вайнберг Э.И. Неразрушающий контроль.- М. изд-во "Высшая школа", 1993. т. 5.

12. Фомин В.Н. Рентгеновские методы контроля качества сварных соединений. Метод. руководство.- Ростов-на-Дону; ДГТУ; 2012г.

13. Фомин В.Н, Дефекты сварных соединений. Метод. руководство.

- Ростов-на-Дону; ДГТУ; 2012г.

14. Фомин В.Н. Радиационная интроскопия сварных соединений.

Метод. руководство,- Ростов-на-Дону; ДГТУ; 2012г.

15. Фомин В.Н. Методы контроля непроницаемости сварных соединений.- Метод.  руководство,- Ростов-на-Дону; ДГТУ; 2012г.

16. Фомин В.Н. Контроль непроницаемости сварных соединений с помощью течеискателей. Метод.  руководство.- Ростов-на-Дону; ДГТУ;2012г.

15. Фомин В. Н.  Коробцов А. С.  Акустические методы контроля качества сварных соединений. Метод. руководство. – Ростов-на-Дону; ДГТУ; 2012г.

16. Фомин В. Н. ультразвуковой контроль сварных стыков труб малых диаметров. Метод. руководство. – Ростов-на-Дону; ДГТУ; 2012г.

- Дополнительная

17. Щербинский В.Г. Методы дефектоскопии сварных соединений. - М.: Машиностроение, 1987.

18. Назаров С.Т. Методы контроля качества сварных соединений .- М.: Машиностроение, 1964.

19. Приборы для неразрушающего контроля материалов изделий. Справочник под ред. В.В. Клюева.- М.: Машиностроение, т. I, 2,- 1976.

20. Горбунов В.И., Покровский А.В. Радиометрические системы радиационного контроля. М.: Атомиздат, 1979.

21. Горбунов В.И., Епифанцев В.Н. Автоматические устройства в радиационной дефектоскопии.- М.: Атомиздат, 1979.

22. Козлов В.Ф. Справочник по радиационной безопасности. 2-е

изд., перераб. и доп. М.: Атомиздат, 1977.

23. Кононов Б.А. Дефектоскопия быстрыми электронами.- М.- Атомиздат, 1979.

24. Москалёв В.А. Бетатроны,- М.: Атомнздат. 1981.- 167 с.

25. Рентгенотехника. Справочник. В 2-х кн. Под ред. В.В. Клюева.-М.: машиностроение, 1980.

26. Румянцев С.В.. Парнасов B.C. Применение толщиномеров в промы

27. Румянцев С.В., Фурман К.Н. Газосорбционная радиоизотропная дефектоскопия. М.: Атомиздат, 1979.

28. Санитарные правила при проведении рентгеновской дефектоскопии. № 2191-80. М.: Минздрав СССР. 1980.

29. Неразрушающие методы контроля сварных соединений -/ С.В. Румянцев я др.- Машиностроение, 1976.

30. С.Б. Моцохин. Контроль качества сварных соединений и конструкций.- М.: Стройиздат, 1985.

31. Неразрушающий контроль качества сварных конструкций / В.А. Троицкий и др.- Киев: Техника, 1986.

32. Волченко В.Н., Гурвич А.К. и др. Контроль качества сварки. М., Машиностроение.- 1975г.

33. Румянцев С.В., Штань А.С., Гольцев В.А. Справочник по радиационным методам неразрушающего контроля М.: Энергоиздат,1982г.

- V.  П Р О Г Р  А М М А    К У Р С А

СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА

Тема I. Введение

Особенности и место курса "Физические основы неразрушающих методов контроля качества сварных соединений". Задачи дисциплины. Качество сварных соединений и факторы его определяющие. Виды и методы контроля. Дефектоскопичность сварных конструкций. Выбор методов контроля в зависимости от конструктивных, технологических и эксплуатационных особенностей сварных конструкций. Характерные дефекты, выявляемые специальными методами контроля. Сравнительный анализ чувствительности и области применения различных методов контроля. Краткая история развитая физических методов контроля качества. Роль российских учёных в развитии неразрушающих методов контроля качества [1, 4, ].Обратить внимание на перспективы развития неразрушающих методов контроля. Изучая историю развития неразрушающих методом контроля, оценить роль российских учёных в развитии методов.

Вопросы для самопроверки

1. Роль российских ученых в развитии неразрушающих методов контроля качества.

2. Каковы перспективы развития неразрушающих методов контроля качества?

3. Каким образом неразрушающие методы контроля качества оказывают влияние на экономичность?

4. Целесообразность применения неразрушающих методов контроля качества сварных соединений.

5. Что понимается под качеством продукции?

- А. РАДИАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

Раздел1. Физико-технические основы методов радиационной дефектоскопии

Тема 2. Физика ионизирующих излучений (6 час.) Строение атома. Радиоактивность. Естественная и искусственная радиоактивность. закон радиоактивного распада. Рентгеновское и гамма-излучение. Единицы измерения ионизирующих излучений. Активность Радиоактивных излучений. Плотность потока ионизирующих частиц. Интенсивность излучений. Доза излучения и мощность дозы излучения. Экспозиционная гамма-постоянная [1, 2, 4, 6, 7, 8].

Методические указания

Изучение строения атома даёт ключ к объяснению электромагнитного излучения поэтому следует обратить особое внимание на строение атома, механизм излучения квантов, величину их энергии. Представлять, чем отличается характеристическое излучение от тормозного, физическую суть и природу рентгеновского и гамма-излучений.

Вопросы для самопроверки

1.    Что понимают  под термином "планетарное" строение атома?

2. Протон, нейтрон, позитрон, электрон - в чём отличие этих частиц друг от друга?

3. Что такое квант, фотон? Отличаются ли они друг от друга?

4. От каких факторов зависит энергия кванта?

5. Массовое число атомного ядра - из каких частиц оно слагается?

6. Характеристическое и тормозное излучение - их отличие друг от друга?

7. Приведите формулу радиоактивного распада. Проанализируйте её.

8. Что называется периодом полураспада? Взаимосвязь периода полураспада с постоянной радиоактивностью распада.

9. Интенсивность излучения - суть его.

10. Чем отличается поглощенная доза от мощности поглощенной дозы? Единицы измерения.

Тема 3. Взаимодействие ионизирующих излучений с веществом (I ч.)

Взаимодействие рентгеновского и гамма-излучений с веществом. Различные виды ослабления излучений и их закономерности: фотоэффект, рассеяние, эффект образования пар; ослабление узкого и широкого пучка излучений

[1, 4, 6, 7],

Методические  указания

Необходимо знать физический смысл взаимодействия ионизирующего излучения с веществом. Представлять, что ослабление энергии излучения при прохождении через вещество происходит посредством грех основных процессов: фотоэффекта, рассеяния, эффекта образования пор.

Вопросы для самопроверки

1. Что такое фотоэлектрон? Чем он отличается от фотона?

2. Фотоэлектрический эффект - что это такое?

3. Когерентное и комптоновское рассеяние - в чем их существо?

4. при эффекте образования пор образуется пара электрон-позитрон. Чем они отличаются друг от друга?

5. Коэффициент линейного и массового ослаблений. В чем их отличие? Единица измерения этих величин.

6. При равной величине  излучения почему детектор фиксирует ослабление широкого пучка излучения в меньшей степени, чем узкого?

Тема 4. Физические и. химические эффекты воздействия рентгеновского и гамма-излучений на вещество (1ч.)

Взаимодействие потоков электронов, нейтронов и протонов с веществом. Длина пробега частиц. Ослабление, поглощение и рассеяние электронов, протонов, нейтронов и др. частиц [ 1, 4, 6, 7],

Методические указания

Изучить факторы, которые сопутствуют при прохождении сквозь вещество рентгеновского и гамма-излучений.

Вопросы для самопроверки

1. Объясните механизм возникновения электрического тока в газах и жидкостях при прохождении ионизационного излучения.

2. Люминесценция и какие вещества используют в качестве

люминесцентных?

3. Объясните общепринятую теорию образования скрытого изображения.

Раздел 2. Индикаторы и методы регистрации и измерения ионизирующего излучения

Тема 5. Meтоды дозиметрии рентгеновского излучения (2 ч.) Общая характеристика, классификация индикаторов и первичных измерительных преобразователей: ионизационный, калориметрический, химический, фотографический, сцинтилляционный, полупроводниковый методы

[ I, 4, 6, 7].

Методические    указания

Оценить достоинства и недостатки методов.

Вопросы для самопроверки

1. Ионизационная камера - принцип её работы.

2. Расскажите о принципе работы сцинтилляционного счётчика.

3. Опишите механизм ионизации в полупроводниках под действием ионизационного излучения.

Тема 6. Приборы для измерения ионизационного излучения (I ч.)

Дозиметры. Ионизационные дозиметры. Сцинтилляционные дозиметры. Фотопленочный дозиметр ИФК [4, 6, 7].

Методические указания

Проведите сравнительные характеристики различных типов дозиметров.

Вопросы для самопроверки

1. В чем преимущество и недостатки фотопленочного дозиметра ИФК?

2. Что лежит в основе работы сцинтилляционных дозиметров?

Раздел 3. Источники ионизирующего излучения

Тема 7. Рентгеновские аппараты

Классификация основных источников ионизирующего излучения. Рентгеновские аппараты. Классификация рентгеновских аппаратов. Блок-схема рентгеновской установка. Рентгеновская трубка. Оптические параметры рентгеновских трубок. Типовые электросхемы рентгеновских аппаратов. Аппаратура управления. Кабельные рентгеновские аппараты. Рентгеновский аппарат РУП-150/300-IO. Моноблочные рентгеновские аппараты. Рентгеновский моноблочный аппарат РУП-200-5-2. Рентгеновский моноблочный аппарат РУП-120-5-1. Конструктивные особенности рентгеновских аппаратов зарубежных фирм. Источники излучения на базе ускорителей (бетатроны, линейные ускорители, микротроны)

[1, 2, 4, 6, 7].

Методические указания

При изучении материала по данной теме студент осваивает типы рентгеновских аппаратов. Необходимо разобраться в конструкции различных видов трубок, типовых электросхемах аппаратов. Обратить внимание на особенности конструкций кабельных и моноблочных аппаратов, их достоинства и недостатки.

Вопросы для самопроверки

1. Из каких основных блоков состоят рентгеновский аппарат?

2. Перечислите элементы, входящие в блок управления. Их назначение.

3. Перечислите элементы, входящие в высоковольтную часть кабельного аппарата. Их назначение.

4. Излучатель кабельного аппарата. Его конструкция.

5. Конструкция и назначение рентгентрубки с вынесенным анодом.

6. В чем существенное отличие рентгеновского кабельного аппарата

РУП 150-10 от РУП 150/300-10?

7. Чем отличается кабельный рентгеновский аппарат от моноблочного?

8. Почему моноблочные аппараты получили широкое распространение? В чем их существенный недостаток?

9. Перечислите элементы, входящие в моноблок. Их назначение. ДО. Почему для просвечивания больших толщин использует источники излучения на базе ускорителей, а не рентгеновские аппараты?

11. На чем основана работа бетатрона? Чем он отличается от микротрона?

12. Принцип действия линейного ускорителя. Его преимущества и недостатки по сравнению с микротроном.

Тема 8. Радиационные и дефектоскопические характеристики радиоактивных источников излучения. Гамма-аппараты

Радиоизотопные источники излучения. Радиоизотопные источники гамма-излучения, их группы. Радиоизотопные источники тормозного излучения. Радиоизотопные источники быстрых нейтронов. Ядерные реакторы. Генераторы нейтронов.

Гамма-аппараты. Классификация. Блок-схема универсального шлангового гамма-дефектоскопа. Конструкция радиационной головки шлангового гамма-аппарата. Конструкция радиационной головки дефектоскопа затворного типа. Отечественные гамма-аппараты (дефектоскопы "Газпром", "Магистраль", Гаммарид-21, "Стапель 2М"). Гамма -аппараты зарубежных фирм

[I, 2, 4, 6, 7, 8].

Методические указания

Студенту необходимо обратить внимание на то, что радиоизотопные источники гамма-излучений по энергетическим способностям делятся на три группы. Соответственно и их использование должно быть рекомендовано только для вполне определенных гамма-аппаратов и целей. Необходимо разобраться в конструктивных особенностях гамма-аппаратов шлангового (например, Гаммарид 21) и затворного (например,

"Стапель 5М") типов. Оценить их достоинства и недостатки.

Вопросы для самопроверки

1. Какие радиоизотопные источники применяется в дефектоскопия? По какому критерию их разделяет на группы?

2. В каких случаях применяются гамма-аппараты?

3. В чём преимущество шланговых  гамма-аппаратов по сравнению с аппаратами затворного типа (например, "Стапель 5М").

4. Особенности конструкции радиационных головок гамма-аппаратов шлангового типа.

5. Опишите конструкции коллимирущих головок, их назначение.

6. Что представляет собой контейнер для хранения ампул с радиоизотопными материалами?

7. Какова конструкция ампул для радиоизотопных материалов?

Раздел 4. Методы радиационного контроля

Тема 9. Радиографический контроль

Классификация методов радиационного контроля по типу индикатора. Радиографический контроль с использованием рентгеновской пленки. Геометрические условия просвечивания. Характеристика пленок, флуоресцирующих усиливающих экранов и условия фотообработки пленок. Рассеянное излучение и меры зашиты от него. Размеры, форма, вид дефекта и его расположение относительно оси просвечивания. Жёсткость излучения, толщина и плотность просвечиваемого материала. Выбор источника излучения, типа рентгеновской пленки, усиливающих экранов и определение режимов, условий просвечивания. Расшифровка снимков. Определение глубины залегания дефектов. Преимущества и недостатки радиографического метода контроля [l. 2, 4. 6, 7, 10].

Методические указания

Необходимо обратить внимание на методику выбора экспозиции с учётом материала, фокусного расстояния, применение или отсутствие усиливающих экранов типов пленки, толщины металла и т.п. Представлять, как влияет на чувствительность тип пленки, жесткость излучения, плотность просвечиваемого материала, применение усиливающих экранов.

Вопросы для самопроверки

1. Что такое тормозное, характеристическое излучение? Почему характеристическое излучение имеет дискретный (прерывистый) спектр, а тормозное - непрерывный?

2. Природа рентгеновского излучения.

3. В чем отличие и сходство рентгеновского излучения и дневного света?

4. Как понимать термина "жёсткое", "мягкое" рентгеновское излучение?

5. Принцип получения рентгеновского излучения.

6. Почему в качестве мишени рационально брать металлы с большим порядковым номером?

7. Какой параметр рентгеновской трубки необходимо регулировать, чтобы изменить проникающую способность рентгеновского излучения?

8. Какой параметр рентгеновской трубки необходимо изменять, чтобы получить разную интенсивность рентгеновских лучей?

9. Почему анод делают массивным и из меди?

10. Почему ввод трубки закрыт массивной сферой с отверстием?

11. Действительный и аффективный фокусные пятна рентгентрубки.

12. Как появляется изображение на фотопленке?

13. Оптическая плотность почернения. Что это?

14. Что такое разрешающая способность пленки, контрастность негатива?

15. Как оценивается чувствительность рентгенографического метода?

16. Назовите факторы, влияющие на резкость негатива. Факторы, влияющие на контрастность негатива.

17. Почему рационально пленку максимально приблизить к предполагаемому дефекту.

18. Какими способами можно уменьшить геометрическую нерезкость?

19. Как зависит собственная нерезкость плёнки от жёсткости излучения?

20. Если флуоресцирующие экраны снижают резкость изображения, тогда зачем их применяют?

21. Какие дефекты сварных соединений Вы знаете?

22. Дефекты формы шва. Причины их появления.

23. Какие дефекты можно выявлять с помощью рентгенографии?

24. Почему при расшифровке рентгенограммы необходимо знать, как изображаются на негативе видимые наружные дефекты?

25. Почему непровары точечной сварки плохо выявляются с помощью рентгенографии?

26. Как отличить на рентгенограмме трещину от непровара?

27. Как отличить на рентгенограмме поры от шлаковых включении?

Тема 10. Ксерографический (электрорентгенографический) контроль с использованием селеновых пластин (2 ч.)

Терминология. Фоточувствительный материал. Процесс получения электрорентгенограмм. Устройство и принцип работы универсального электрорентгенографа ЭРГА-0.2. Управление технологическим блоком. Определение режимов и условий просвечивания [I. 4. 6. 7. I7].

Методические указания

Необходимо проанализировать достоинства и недостатки ксерографии. Обратить внимание на особенности выбора экспозиции.

Вопросы для самопроверки

1. Чем отличается электрорадиография от радиографии?

2. Какие фоточувствительные материалы применяют в электрорадиографии (электрорентгенографии)?

3. Как понимать выражение "скорость спада потенциала"?

4. Как осуществляется зарядка селенового слоя?

5. Что такое "Скрытое электростатическое изображение"?

6. Что называется экспозицией? Почему экспозиция оценивается в А-с?

Тема 11. Радиоскопический контроль (2 ч.)

Классификация радиационных интроскопов. Радиационно-оптические преобразователи. Порошковые рентгеновские экраны. Монокристаллические и поликристаллические экраны. Электролюминесцентные экраны. Усилители изображения. Радиационные электронно-оптические преобразователи (РЭОП). Усилители светового изображения. Электронно-оптические усилители видимого света (ЭОУС). Телевизионная установка "Интроскоп". Основные физические явления, используете в радиоскопии. Телевизионные блок-схемы. Передающие телевизионные трубки, чувствительные и рентгеновскому и гамма-излучению. Чувствительность методов радиоскопического контроля. Автоматизация контроля о использованием телевизионных систем

[1,2,  4, 6, 7 ].

Методические    указания

Студенту необходимо изучить основные системы визуального радиационного контроля, их достоинства и недостатки. Обратить внимание на причины, влияющие на чувствительность методов. Изучить принцип действия РЭОП, ЭОУС, электролюминесцентных преобразователей. Изучить блок-схемы телевизионной установки "Интроскоп", ее возможности.

Вопросы дли самопроверки

1. В чем сущность радиоскопического метода?

2. Какие устройства получили название интроскоп?

3. Чем отличается "пассивный" радиоскоп от активного?

4. Какие типы радиационных интроскопов применяют в промышленности?

5. Какие материалы используют для преобразователей ионизирующего излучения в видимое?

6. В чем физический смысл радиационно-оптических преобразователей?

7. Какие типы радиационно-оптических преобразователей применяются для контроля?

8. Принципы работы усилителя изображения?

9. Как оценить чувствительность радиационного метода интроскопии?

10. Чем отличается абсолютная чувствительность от относительной?

Тема 12. Современные метода радиоскопического контроля

Стереотелевизионный дефектоскоп. Рентгеновская стробоскопия. Стробоскоп Британского института радиоинженеров. Российский стробоскоп типа РСБ-1. Рентгеновские вычислительные томографы [ 5, 6,].

Методические указания

Необходимо оценить незаменимость телевизионных стробоскопов при определении дефектов при циклическом нагружении.

Обратить внимание на перспективность развития томографии.

Вопросы для самопроверки

1. Каким образом обеспечивается неподвижная "картинка" в стробоскопе, когда исследуемая деталь находится в движении?

2. В чем преимущество Российского стробоскопа в сравнении с Британским?

3. В чем достоинство стереотелевизионного дефектоскопа в сравнении с одномерным?

4. В чём несомненное достоинство и перспективность развития рентгеновских вычислительных томографов?

Тема 13. Радиометрический контроль

Радиометрические системы дефектоскопии. Блок-схемы радиометрических систем: одноканальная. двухканальная. двухканальная с компенсационным контролем, сканирующая, многоканальная. Погрешность измерительной аппаратуры  [I, 6, 4. 7].

Методические указания

Изучить системы радиометрического контроля, оценив достоинства и недостатки методов.

Вопросы для самопроверки

1. Какие приборы в радиометрическом контроле используется в качестве детектора?

2. Какие приборы в радиометрическом контроле используются в

качестве регистрирующих?

3. Чем отличается одноканальная система от двухканальной дифференциальной?

4. В чём сущность сканирующего контроля?

5. Что затрудняет широкое применение радиометрического контроля?

Тема14. Перспективные методы и средства радиационного контроля

Просвечивание штоком тепловых нейтронов: прямой метод, метод переноса. Использование радиоизотопных источников бетта-излучения в радиографии. Протонная радиография. Метод неразрушающего контроля с использованием позитронов. Цветная радиография. Преимущества цветной радиографии. Метод проникающих радиоактивных газов [1, 4].

Методические    указания

Студент должен знать о существовании таких методов, чтобы в будущем использовать для специальных целей.

Вопросы для самопроверки

1. Когда и для каких толщин целесообразно применять радиоизотопные источники бетта-излучения?

2. Какова чувствительность протонной радиографии ?

3. В чем сущность цветной радиографии?

4. В чем достоинства и перспективность цветной радиографии?

5. Особенности методики контроля с помощью проникающих радиоактивных газов.

6. Почему на криптограммах выявляются трещины с шириной раскрытия менее 20 мкм и до 0,025 мкм?

Раздел 5. Организация работ и безопасность при радиационной дефектоскопии

Тема 15.  Радиационная безопасность и лаборатории радиационной дефектоскопии

Организация работ. Нормы радиационной безопасности и защита  от ионизирующих  излучений.

Лаборатория радиационного контроля, фотолаборатория [1, 4, 6].

Методические  указания

Необходимо обратить внимание на действие ионизирующего излучения на организм, нарушения при его воздействии, допустимые и опасные дозы облучения согласно санитарным нормам и правилам радиационной безопасности. Знать, что в состав лаборатории должны входить: помещение для просвечивания, пультовая, фотокомната и помещение для расшифровки снимков.

Вопросы для самопроверки

1. Что происходит с клетками живого организма при воздействии
ионизирующего излучения?	f

2. Предельно допустимые дозы внутреннего и внешнего облучения отдельных частей тела. Какова их величина?

3. Единицы измерения предельно допустимых доз (ЩЩ) облучения.

4. Какие материалы используют для защиты от ионизирующего излучения?

5. От каких критериев зависит площадь помещений для рентгеновских аппаратов?

- Б. АКУСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

Тема 16. Область применения акустических методов контроля

Характерные дефекты, выявляемые акустическими (ультразвуковыми и звуковыми) методами контроля. Промышленное применение и чувствительность методов. Технологические и экономические преимущества и недостатки [1, 4,15],

Методические указания

При изучении данной темы обратить внимание на перспективные методы акустической эмиссии и шумовибрацинный (эхо-импульсионный и импендансный). Сравнить возможности совместного применения рентгеновского и акустического методов.

Вопросы для самопроверки

1. Какие акустические методы контроля применяются в машиностроении?

2. Какие характерные дефекты возможно выявить с помощью акустических методов?

3. Назовите достоинства и недостатки акустических методов в сравнении с радиационными.

4. В каких отраслях промышленности акустические методы нашли широкое распространение?

Тема 17. Акустические волны.  Природа и свойства

акустических волн

Продольные, поперечные, поверхностные волны. Источники возбуждения ультразвуковых волн. Электроакустические преобразователи: пьезоэлектрические магнитострикционные и др. Резонанс. Зондирующие импульсы.

Распространение, отражение ультразвуковых волн.

Интерференция, дифракция [1,  4, 15].

Методические указания

Необходимо ознакомиться с различными видами колебаний в упругих средах, их акустическими свойствами в зависимости от материала, в котором колебания протекают.

Вопросы для самопроверки

1. Что называется акустической волной?

2. Физическая природа ультразвуковых волн.

3. Как различаются упругие волны между собой в зависимости от направления колебания частиц по отношению к направлению распространения волны?

4. В чем Сходство ультразвуковых колебаний по своим свойствам со свойствами световых лучей?

5. Источники возбуждения ультразвуковых волн

6. Принцип работы пьезоэлектрического преобразователя,

7. Интерференция, дифракция, реверберация. Что это такое?

Тема 18.  Акустическая дефектоскопия

Методы акустической дефектоскопии. Теневой, зеркально-теневой методы. Эхо-импульсный метод. Импедансный метод. Ультразвуковые искатели. Типы искателей: разборные, неразборные, раздельно-совмещенные, наклонные и др. [1,4,15].

Методические указания

Внимательно изучить различные методы акустической дефектоскопии, оценив их достоинства и недостатка.

При изучении ультразвуковых искателей разодраться с их конструкцией и принципом работы.

Вопросы для самопроверки

1. Какие методы применяют при акустической дефектоскопии?

2. В чем суть эхо-импульсного метода в чем он отличается от теневого и зеркально-теневого?

3. Импендансный метод. Область применения. В чем его особенность? Достоинства данного метода.

4. Конструкции пьезоэлектрических преобразователей.

5. Какие типы искателей используют в ультразвуковой дефектоскопии?

Тема 19. Ультразвуковые аппараты

Принципы работы ультразвуковых дефектоскопов и их основные технические характеристики. Блок-схема типового УЗК-дефектоскопа (синхронизатор, генератор, приемный усилитель, генератор развертки, блок питания). Принцип работа и назначение блоков [1, 4, I5].

Методические указания

Познакомиться с эксплуатационными характеристиками ультразвуковых дефектоскопов, применяемых в промышленности, Изучить блок-схемы, назначение каждого из блоков с тем, чтобы на лабораторной работа освоить работу дефектоскопов и получить элементарные навыки выявления дефектов с помощью ультразвука.

Вопросы для самопроверки

1. Нарисуйте блок-схему типового ультразвукового дефектоскопа. Обозначьте основные блоки. Расскажите об их назначении.

2. Интерференция, дифракция, реверберация. Как они влияют на чувствительность ультразвукового дефектоскопа к выявлению дефектов?

3. Что вы понимаете под термином "мёртвая" зона? При каком методе контроля она отсутствует?

4. Донный сигнал. Как отличить донный сигнал от сигнала дефекта?

5. Почему при ультразвуковом контроле между щупом и контролируемым изделием должна присутствовать жидкость, смазка?

- В. СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

- Тема 20. Технологические особенности и область применения специальных методов контроля

Характерные дефекты, выявляемые специальными методами контроля. Сравнительный анализ чувствительности и области применения различных методов контроля. Технологические и экономические преимущества и недостатки специальных методов контроля [1, 2, 4, 7].

Методические указания

Студенту нужно обратить внимание на типы дефектов, выявляемых специальными методами контроля, область применения, чувствительность и технологичность специальных методов контроля.

Вопросы для самопроверки

1. Какие типы дефектов достаточно надёжно выявляются конкретными спецметодами контроля?

2. Е каких отраслях машиностроения применяются специальные методы контроля?

3. В чём преимущество и недостатки специальных методов контроля по сравнению с радиационными? Приведите конкретные примеры.

Тема 21. Электромагнитные методы контроля

Физические основы и классификация методов. Основные закономерности и величины, характеризующие магнитное поле. Магнитное поле дефекта и факторы его определяющие. Намагничивание изделий. Методы и датчики для регистрации и измерения электромагнитных полей. Основные магнитные методы контроля: магнитопорошковый. магнитографический, феррозондовый - их сравнительный анализ. Области применения магнитной дефектоскопии.

Вихретоковые преобразователи, их чувствительность. Выбор оптимальных условий контроля. Способы выделения полезной информации

Методические указания

Обратить внимание на физические основы различных электромагнитных методов контроля, области применения и возможности методов.

Вопросы для самопроверки

1. В чем состоит физическая сущность магнитных методов .контроля?

2. Укажите область применения магнитных методов контроля в, в частности, магнитографического.

3. Перечислите и объясните основные характеристики магнитного поля.

4. Особенности дефектов, выявляемых магнитными методами контроля.

5. Укажите основные характеристики ферромагнетиков.

6. Чем объясняется возникновение поля рассеяния вблизи дефекта?

7. Перечислите основные методы магнитного контроля и объясните их сущность.

8. Опишите принципиальную схему магнитографического метода контроля.

9. Каковы преимущества магнитографии по сравнению с остальными Магнитными методами контроля?

10. Что представляют собой магнитные ленты ?

11. В чем состоит принцип воспроизведения магнитной записи?

12. Опишите методику магнитографического контроля.

13. Для чего нужно изготовление эталонных лент?

14. Как производится расшифровка магнитограмм?

15. Какова связь между формой импульса от дефекта и размерами последнего?

16. Перечислите допустимые дефекты на трубопроводах.

17. Как составляется заключение о качестве шва?

18. Что понимают под чувствительностью методов магнитографического контроля?

19. От чего зависит чувствительность магнитографического контроля?

20. Как влияет форма и размеры шва на чувствительность магнитографического метода контроля?

Тема 22. Капиллярные методы контроля

) Физические основы методов. Капиллярные явления, сорбция, люминесценция. Методы капиллярной пропитки: капиллярный с подогревом, вакуумный, компрессионный, ультразвуковой, деформационный. Классификация методов и технологические схемы контроля. Чувствительность методов [1, 4, 7. 8].

Методические    указания

Студент должен знать суть физических явлений, используемых в капиллярных методах контроля.

Вопросы для самопроверки

1. Объявите сущность методов капиллярной дефектоскопии.

2. Объясните суть капиллярных, сорбционных и диффузионных явлений.

3. Чем оценивается степень смачивания твердого тела жидкостью?

4. От чего зависят степень заполнения полости дефекта пенетрантом?

5. Чем обусловлено образование индикаторного рисунка на поверхности проявителя?

6. Что такое фотолюминесценция?

7. Опишите механизм возникновения люминесценции на атомном уровне.

8. Приведите примеры различных видов люминесценции.

9. Перечислите основные и комбинированные методы капиллярной дефектоскопии (КД).

10. Назовите типовые технологические операции КД.

11.Перечислите способы подготовки деталей к контролю.

12. Опишите технологию люминесцентного и цветного контроля.

13. Назовите основные компоненты пенетрантов для Л-контроля их назначение.

14. В чем состоят особенности люминесцентно-цветного метода КД?

15. В чем суть метода фильтрующихся частиц?

16.Назовите способы проявления при люминесцентном и цветном

методах контроля.

17. Что такое ультрафиолетовый свет?

18. Что понимают под чувствительностью метода?

19. От чего зависит чувствительность КД?

20. Каковы средние размеры дефектов, выявляемые методами КД?

21. За счет чего можно повысить чувствительность методов КД?

22. Кратко охарактеризуйте комбинированные методы КД.

23. Опишите принцип работы ртутно-кварцевой ламы.

24. Объясните назначение элементов электросхемы включения лампы.

25. Какие светофильтры и где используют при люминесцентном контроле?

26. Каковы основные направления механизации и автоматизации КД?

27. Перечислите достоинства и недостатка методов КД.

28. Назовите основные меры безопасности при КД.

Тема 23. Метода контроля непроницаемости сварных соединений

- Методы контроля течеискателем

Физические основы. Течение газов и жидкостей в каналах. Понятие герметичности. Классификация методов г их чувствительность. Технологические схемы и особенности методов течеискания. Газоэлектрические течеискатели (гелиевые, галоидные). Механизация и автоматизация процессов.

- Другие метода контроля течеисканием

Пневматические, гидравлические, с помощью вакуумных камер. проникающими веществами (керосин, аммиак), комбинированные. Физическая основа методов, достоинства и недостатки.

- Новые метода контроля качества на непроницаемость [1, 4, 7].

Методические указания

Следует изучить физические явления, используемые в этих методах. Обратить внимание на технологические особенности методов контроля течеискателями.

Вопросы для самопроверки

1. Какое физические явление используется в щупах гелиевых течеискателей?

2. Как влияют форма и размеры конструкции на выбор метода контроля гелиевым течеискателем?

3. Каковы преимущества метода контроля с помощью гелиевого течеискателя по сравнению с другими методами?

4. Каким образом работает датчик при галоидном способе контроля непроницаемости?

6. В чем состоят физическая сущность химического метода контроля? в. В чем востоке физическая сущность вакуумного метода контроля?

7. В чем состоит физическая сущность метода контроля керосиновой пробои?

8. Какие из методов контроля на непроницаемость позволяют контролировать не только плотность, но и прочность сварной конструкции?

9. Какими средствами можно ускорить процесс проникновения керосина через дефекта шва?

10. Какие ограничения при выборе метода контроля может наложить конструкция и назначение сварного сосуда?

11. С какой целью проводят простукивание сварного соединения при испытании гидростатическим давлением?

12. Почему нельзя простукивать сварные соединения при пневмо-статических испытаниях сосуда сжатым воздухом?

13. Назовите новые методы контроля качества на непроницаемость?

- VI. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО КУРСУ

А. радиационные методы контроля

I. Рентгеновские методы контроля

Дефекты сварных соединений. Расшифровка радиографических изображений

2. .Радиационная интроскопия сварных соединений

3. Электрорентгенографический контроль сварных соединений

Б. Ультразвуковые методы контроля.

1.Контроль качества сварных соединений с помощью ультразвука

В. Специальные методы контроля

1. Электромагнитные методы контроля

3. Методы контроля непроницаемости сварных соединений

4. Газоэлектрические методы контроля непроницаемости сварных швов

- VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

- Лабораторные работы служат показателем освоения изучаемого курса и выполняются с особой тщательностью: аккуратно, чётко. Работа должна быть иллюстрирована таблицами, рисунками, схемами и т.п. Пояснения и вычисления должны быть написаны четко и ясно.В протоколе для лабораторных работ должна быть четко изложена цель, задачи.

В конце работы должны быть даны вывода по результатам опытов.

VIII.   КОНТРОЛЬНЫЕ  РАБОТЫ

Вариант задания выбирается студентом по сумме двух последних цифр зачетной книжки.

Вариант  № 1

	Рентгенографический  контроль.  Выбор  экспозиции. Номограмма  для  выбора  экспозиции.

	Ксерорадиографический  контроль.  Сущность  метода.  Достоинства  и  недостатки.

	Рентгеновские  аппараты.  Типы  трубок,  применяемых  в  отечественных  и  зарубежных  аппаратах.

	Магнитные  методы  контроля.  Физические  основы  и  классификация  методов.  Магнитное  поле  дефекта  и  факторы  его  определяющие.  Способы намагничивания  изданий.

Вариант  № 2

   Физика  ионизирующих  излучений.  Строение  атомного  ядра.  Изотопы.

	 Перспективные  методы  и  средства  радиационного  контроля.

    Просвечивание  потоком  тепловых  нейтронов.  Использование  радиоизотопных  источников  γ- излучения  в  радиографии.

    Гамма  дефектоскопы.  Конструкция  радиационной  головки  дефектоскопа  затворного  типа.

   Методы  контроля  течеискателем.  Физические  основы.  Течение  газов  и  жидкостей  в  каналах.  Понятие  герметичности.

Вариант  № 3

  Физика  ионизирующих  излучений.  Закон  радиоактивного  распада.

Отечественные  рентгеновские  аппараты.  Блок-схема  рентгеновской  установки.

	Радиоскопический  контроль.  Рентгеновская  стробоскопия.

	Методы  контроля  течеискателем.  Классификация  методов  и  их  чувствительность.

Вариант  № 4

	Физика  ионизирующих  излучений.  Рентгеновское  излучение.

	Отечественные  рентгеновские  аппараты.  Рентгеновские  трубки.       Конструкция  и  принцип  работы.

	Гамма-аппараты  зарубежных  фирм.

	Манометрический  метод  контроля.  Достоинства  и  недостатки.

Вариант  № 5

	Физика  ионизирующих  излучений.  Закон  радиоактивного  распада.

	Радиационная  безопасность.  Нормы  радиационной  безпасности  и  защиты  от  ионизирующего  излучения.

	Гамма-дефектоскопы.  Блок-схема  универсального  шлангового  гамма-дефектоскопа.

	Методы  контроля  течеискателем.  Технологические  схемы  и  особенности  методов  течеискания.

Вариант  № 6

   Физика  ионизирующих  излучений.  Строение  атома.

    Перспективные  методы  и  средства  радиационного  контроля.                        Протонная  радиография.  Метод  неразрушающего  контроля  с  исполь     зованием  позитронов.

    Гамма-дефектоскопы.  Конструкция  радиационной  головки  дефектоскопа  шлангового  типа.

    Методы  контроля  течеискателем.  Галогенный  метод  контроля  герметичности.

Вариант  № 7

	Физика  ионизирующих  излучений.  Естественная  радиоактивность.  Искусственная  радиоактивность.

	Отечественные  рентгеновские  аппараты.  Классификация  рентгеновских  аппаратов.

	Отечественные  гамма-аппараты.  Гамма-дефектоскопы  « Магистраль»   («Трасса» ),  « Магистраль-1»,  «Газпром»,  «Гаммарид-21».

	Гидравлический  метод.  Гидравлический  способ  контроля  герметичности  сварных  соединений  с  применением  люминесцентных  индикаторных  покрытий.

Вариант  № 8

	Физическое  и  химическое  воздействие  рентгеновского  и  гамма-   излучений  на  вещество.  Электрические  ( ионизационные )  эффекты.  Тепловые  эффекты.

	Моноблочные  рентгеновские  аппараты.  Рентгеновский  моноблочный  аппарат  РУП  120-5-1.

	Рентгенографический  контроль.  Просвечивание  с  применением  телевизионных  систем.

	Пузырьковый  метод (пневматический. пневмогидравлический,  вакуумный ).

Вариант  № 9

	Основные  санитарные  нормы  и  правила  радиационной  безопасности.  Защита  от  ионизирующих  излучений.  Дозиметрический  контроль.

	Типовые  электрические  схемы  цепи  высокого  напряжения.  Однополупериодная  безвентильная  схема.  Достоинства  и  недостатки.

	Радиоскопический  контроль.  Просвечивание  с  применением  рентгеновских  электронно-оптических  преобразователей  ( РЭОП).

	Капиллярные  методы  контроля.  Люминесцентый  контроль.

Вариант  № 10

	Источники  ионизирующего  излучения  для  радиационной  дефектоскопии  сварных  соединений.  Классификация  источников  ионизирующих  излучений.

	Ксерорадиографический  метод  контроля.  Преимущество  данного  метода  по  сравнению  с  радиографическим.

	Отечественные  рентгеновские  аппараты.  Аппарат  РУП  200-5-2.

	Капиллярные  методы  контроля.  Контроль  с  помощью  цветных  красок.

Вариант  №11

	Физика  ионизирующих  излучений.  Гамма-излучение.

	Отечественные  рентгеновские  аппараты.  Оптические  параметры      рентгеновских  трубок. Рентгеновский  излучатель.

	Классификация  методов  контроля  по  типу  индикатора.

	Магнитные  методы  контроля.  Методы  и  датчики  для  регистрации  и  измерения  электромагнитных  полей.

Вариант  № 12

	Физика  ионизирующих  излучений.  Экспозиционная  доза.  Мощность  экспозиционной  дозы.

	Типовые  электрические  схемы.  Однополупериодная  двухвентильная  схема.  Достоинства  и  недостатки.

	Радиографический  контроль  с  использованием  рентгеновской  плёнки.  Основные  требования  к  качеству  рентгеновского  или  гамма-негатива.

	Основные  магнитные  методы  контроля:  магнитопорошковый,  магнитографический.  Феррозондовый.  Их  сравнительный  анализ.

Вариант  № 13

	Методы  дозиметрии  рентгеновского  излучения.  Ионизационный  метод.  Сцинцилляционный  метод.

	Источники  излучения  на  базе  ускорителей.  Микротроны.  Ядерные  реакторы.  Генераторы  нейтронов.

	Определение  глубины  залегания  дефектов  при  рентгенографии.

	Капиллярные  методы  дефектоскопии.  Физические  основы.  Капиллярные  явления,  сорбция,  люминесценция.

Вариант  №14

	Изменение  рентгеновского  и  гамма-излучений  для  узкого  иширокого  пучков.

	Отечественные  рентгеновские  аппараты.  Рентгеновский  кабельный  аппарат  РУП  150/300-10.

	Радиоскопический  контроль.  Основные  системы  визуального  радиационного  контроля. Чувствительность  методов.

	Капиллярные  методы  дефектоскопии.  Физические  основы.  Классификация  методов.

Вариант  №15

	Рентгенографический  контроль.  Выбор  экспозиции.  Номограмма.

	Типовые  электрические  схемы высокого  напряжения.  Схемы  удваивания  напряжения.  Достоинства  и  недостатки.

	Основные  магнитные  методы  контроля:  магнитопорошковый и магнитографический.

	Характерные  дефекты,  выявляемые  акустическими  методами  контроля.  Промышленное  применение.

Вариант  № 16

	Источники  Излучения  на  базе  ускорителей.  Линейный  ускоритель.

	Физическое  и  химическое  воздействие  рентгеновского  и  гамма-излучений  на  вещество.  Фотохимический  эффект.

	Выбор  источника  излучения,  типа  рентгеновской  плёнки, усиливающих  экранов,  определение  режимов  и  условий  просвечивания.

	Природа  и  свойства  акустических  волн.  Продольные,  поперечные  и  поверхностные  волны.  Распространение  и  отражение  волн.  Источники  возбуждения  акустических  волн.

Вариант  № 17

	Отечественные  рентгеновские  аппараты.  Классификация.

	Ультразвуковые  искатели.  Типы  искателей.

	Гидравлический  метод  контроля  герметичности  сварных  соединений  с  применением  Люминесцентных  индикаторов.

	Рентгенографический  контроль  с  применением  телевизионных  систем.

Вариант  № 18

	Физика  ионизирующих  излучений.  Строение  атомного  ядра  Изотопы.

	Гамма-дефектоскопы.  Конструкция  радиационной  головки  дефектоскопа  затворного  типа.

	Методы  контроля  течеискателем.  Классификация  методов  их  чувствительность.

	Акустическая  дефектоскопия.  Методы  акустической  дефектоскопии  (теневой.  зеркально-теневой.  эхо-импульсный.  импедансный ).

Вариант  № 19

     Классификация  методов  радиационного  контроля  по  типу  индикатора.

	Ультразвуковые  аппараты.  Принципы  работы.  Блок-схемы.

    Магнитные  методы  контроля.  Методы  и  датчики  для  регистрации  и  измирения  электромагнитных  полей.

      Рентгеноскопический  контроль.  Просвечивание  с  применением

XI.  СОДЕРЖАНИЕ

I.  ЦЕЛЬ КУРСА………………………………………………………………………………  3

II. ЗАДАЧИ КУРСА…………………………………………………………………………..  3

III. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА………………………………………….. 4

IV. ЛИТЕРАТУРА…………………………………………………………………………….. 6

V. ПРОГРАММА КУРСА…………………………………………………………………….. 8

А. РАДИАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ………………………. …………...8

Б. АКУСТИЧЕСКИЕ  МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ……………………….. ………..…17

В. СПЕЦИАЛЬНЫЕ  МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ…………………………………..….19

VI. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ……………………………..….23

VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ И

ОФОРМЛЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ  РАБОТ…………………………………………..23

VIII. Контрольные  работы………………………………………………23

VIII. СОДЕРЖАНИЕ…………………………………………………………… ……………..28

Составитель:   А.С Коробцов

Физические основы неразрушающих методов контроля качества сварных соединений. Программа и методические указания.