- МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

- РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ»

#### Кафедра «Машины и автоматизация сварочного производства»

ДЕФЕКТЫ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Расшифровка радиографических изображений.

Условная запись дефектов.

Техническая документация

Методические указания

к лабораторной работе № 2

# Ростов – на – Дону

2022 г.

Составитель канд. техн. наук В.Н. Фомин

УДК 621.791.052.08:620.179.152

Дефекты сварных соединений. Расшифровка радиографических     изображений.      Условная запись дефектов. Техническая документация: Метод. указания / ДГТУ. Ростов на-Дону, 2022г. 28 с.

Описаны виды дефектов сварного соединения.  Даны рекомендации по определению дефектов на рентгенограммах.  Приведены обозначения и способы зашифровки дефектов сварки.

Научный  редактор

д.т.н.  проф.      А. С. Коробцов

© Донской государственный технический        университет, 2022г.

- Цель работы

- Ознакомиться с различными технологическими дефектами, возникающими при подготовке деталей сборки и сварки сварных конструкций.

- Освоить термины и определения, применяемые при анализе дефектов сварных конструкций.

- Научиться производить записи дефектов при расшифровке радиограмм и документальном оформлении результатов радиографического контроля.

П. Общие положения

1.  Дефекты сварных соединений.

Дефектами сварных соединений называют такие признаки, наличие которых вызывает ухудшение механических, физико-химических свойств наплавленного металла и околошовной зоны, или уменьшают прочность конструкции или приводят к невозможности её эксплуатации. Дефекты, встречающиеся при сварке, можно разделить на:

- дефекты подготовки и сборки изделий под сварку;

- дефекты формы и отклонения в размерах сварных швов;

- наружные и внутренние дефекты;

- дефекты микроструктуры;

- дефекты,  вызванные остаточными сварочными деформациями и напряжениями (перемещения, коробление, потеря устойчивости).

Дефекты подготовки и сборки изделий под сварку

Характерными дефектами данной группы являются:

- неправильный угол скоса кромок в стыковых швах с V, X и  - образной разделкой;

- непостоянство угла скоса кромок по длине шва;

- шлаковые включения, расслоения и загрязнения на кромках;

- неправильная величина притупления кромок;

- неправильно выбранный зазор;

- непостоянство зазора по длине шва;

- несовпадение (смещение) кромок.

Величины скоса кромок, угла притупления, зазора устанавливаются соответствующими ГОСТами, либо руководящими техническими материалами (РГМ). Либо техническими условиями (ТУ) на изготовление данной конструкции в зависимости от свариваемых толщин и типа соединений.

Причинами появления дефектов могут быть: неисправность станков и приспособлений для сборки, сварки, некачественный исходный материал, низкая квалификация сборщиков. Контроль осуществляется внешним осмотром, промерами с помощью шаблонов и измерительных инструментов.

Дефекты формы и отклонения в размерах швов

Форма и размеры шва задаются техническими - условиями в чертежах, регламентируется вышеприведенными стандартами.

Конструктивными элементами стыкового шва являются (Рис.1):

e   - ширина шва;

g  - высота усиления шва;

g1  - высота усиления подварочного шва;

e1   - ширина подварочного шва.

Рис.1.

Для угловых швов, тавровых и нахлесточных соединений такими элементами являются (рис. 2, а) катет К и высота рабочего сечения ℏp. При этом подчеркивается, что при определении катета шва, имеющего выпуклую форму (рис. 2,а), за катет шва принимается катет треугольника, вписанного в сечение шва.

При определения катета шва, имеющего вогнутую форму (рис. 2,б), за катет шва принимается катет вписанного равнобедренного треугольника.

Дефекты формы шва могут быть следующие:

- неравномерная ширина по длине шва;

- неравномерная высота;

- бугры;

- седловины;	.

- неравномерная высота катета по длине.

Причины: неравномерное движение электрода вдоль шва, неправильный режим сварки, отклонение от размеров зазора, неудовлетворительное качество электродов, неправильные приемы заварки прихваток, нарушение скорости сварки или скорости подачи проволоки.

Рис.2. Дефекты формы углового шва:

g – выпуклость

 - вогнутость

Наружные и внутренние дефекты

К данным дефектам относятся наплывы, подрезы, незаваренные кратеры, прожоги, поры, шлаковые включения, непровары, трещины. Причины появления этих дефектов и методика выявления их на рентгенограммах будут рассмотрены ниже.

Дефекты, вызванные деформациями, перемещениями    в конструкциях

Дефекты данной категории образуются вследствие возникновения собственных напряжений и деформаций за счёт неравномерности нагрева и охлаждения сварного соединения и всего изделия.

Причины: неправильный порядок наложения швов, увеличенные размеры швов, неправильная последовательность выполнения сборочно-

сварочных операций, неправильное закрепление деталей.

II. Термины и определения, применяемые при обозначении дефектов сварных соединений.

Табл. 1.

Термины и обозначения дефектов швов

| Термин |  |  | Определение |  | Чертеж |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |
| Трещина |  |  | Дефект сварного соединения в виде разрыва в сварном шве и (или) прилегающих к нему зонах |  | _____________ |  |  |  |  |
| Продольная трещина |  |  | Трещина, ориентированная параллельно продольной оси шва |  |  |  |  |  |  |
| Поперечная трещина |  |  | Трещина, ориентированная перпендикулярно продольной оси шва |  |  |  |  |  |  |
| Разветвленная трещина |  |  | Трещина сварного соединения, имеющая ответвления в различных направлениях |  |  |  |  |  |  |
| Микротрещина |  |  | Трещина сварного соединения, обнаруживаемая при увеличении не менее Х50 |  | ________________ |  |  |  |  |
| Сетка трещин |  |  | Группа пересекающихся трещин сварного соединения |  |  |  |  |  |  |
| Усадочная раковина |  |  | Дефект в виде плоскости, образовавшейся в результате усадки металла сварного шва при затвердевании |  | ___________ |  |  |  |  |
| Утяжина | Дефект в виде углубления на поверхности обратной стороны сварного шва в не полностью проплавленном основном металле детали или остающейся подкладки вследствие усадки металла одностороннего сварного шва |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вогнутость корня | Дефект в виде углубления на поверхности обратной стороны сварного одностороннего шва |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свищ | Дефект в виде несквозного углубления сварного шва |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пора | Дефект сварного шва в виде полости округлой формы, заполненной газом |  |  |  |  | _________ |  |  |  |
| Поверхностная пора | __________ |  |  |  |  | ___________ |  |  |  |
| Внутренняя пора | __________ |  |  |  |  | _____________ |  |  |  |
| Цепочка пор |  | Группа пор сварного шва, расположенных цепочкой |  |  |  |  |  |  |  |
| Непровар |  | Дефект в виде местного несплавления в сварном соединении вследствие неполного расплавления кромок или поверхностей ранее выполненных валиков |  |  |  | ____________ |  |  |  |
| Прожог |  | Дефект в виде сквозного отверстия в сварном шве, образовавшийся в результате вытекания сварочной ванны |  |  |  | ______________ |  |  |  |
| Неметаллическое включение |  | Дефект в виде неметаллической частицы в металле шва |  |  |  | ______________ |  |  |  |
| Шлаковое включение |  | ____________ |  |  |  | _____________ |  |  |  |
| Флюсовое включение |  | ____________ |  |  |  | _____________ |  |  |  |
| Окисное включение |  | ___________ |  |  |  | __________ |  |  |  |
| Сульфидное включение |  | ____________ |  |  |  | ___________ |  |  |  |
| Металлическое включение |  |  |  | Дефект в виде Дефект в виде частицы металла в металле шва |  |  | __________ |  |  |
| Вольфрамовое включение |  |  |  | ____________ |  |  | ___________ |  |  |
| Брызги металла |  |  |  | Дефект в виде затвердевших капель металла на поверхности сварного соединения |  |  | __________ |  |  |
| Поверхностное окисление |  |  |  | Дефект в виде окалины, пленки окислов или цветов побежалости на поверхности сварного соединения |  |  |  |  | __________ |
| Подрез зоны сплавления |  |  |  | Дефект в виде углубления на основном металле вдоль линии сплавления сварного шва с основным металлом |  |  |  | _________ |  |
| Наплыв |  | Дефект в виде натекания металла шва на поверхность основного металла или ранее выполненного валика без сплавления с ним |  |  |  |  |  |  | _________ |
| Превышение усиления |  | ___________ |  |  |  |  |  |  | _________ |
| Занижение размеров сечения |  | ___________ |  |  |  |  |  |  | _________ |
| Неплавное сопряжение |  | Дефект в виде резкого перехода поверхности сварного шва к основному металлу |  |  |  |  |  |  |  |
| Превышение проплава |  | ___________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Смещение сваренных кромок |  | Дефекты в виде несовпадения сваренных кромок по высоте из-за некачественной сборки сварного соединения |  |  |  |  |  |  | _________ |

III. Дефекты сварного соединения, выявляемые с      помощью радиографического метода контроля

    - Радиографический контроль применяют для выявления в сварных соединениях внутренних дефектов:

- трещин.

- непроваров.

- усадочных раковин,

- пор,

- шлаковых, вольфрамовых, опасных и других включений.

2.    При радиографическом контроле выявляют такие недоступные для внешнего осмотра, наружные дефекты:

- утяжины;

- прожоги,

- подрези,

- превышение проплава.

3.    При радиографическом контроле не выявляют:

- поры в включения с диаметром поперечного сечения менее удвоенной чувствительности контроля;

- непровары и трещины с глубиной менее удвоенной чувствительности контроля;

- непровары и трещины с раскрытием менее значений, приведенных в табл.2.;

- непровары и трещины, плоскость раскрытия которых не совпадает с направлением просвечивания;

- любые дефекты, если их изображения на снимках совпадают с изображениями посторонних деталей, острых углов или резких перепадов толщин свариваемых элементов.

Табл. 2.

| Толщина контролируемого металла | Минимальное раскрытие непроваров и трещин |
| --- | --- |
| До 40 Св. 40 до 100 включ. * 100 до 150 * * 150 до 200 * * 200 до 250 * * 250 до 300 * * 300 до 350 * * 350 до 400 * | 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 |

IV. Расшифровка радиографических изображений

- Расшифровка снимков

Просмотр и расшифровку снимков следует проводить после их полного высыхания в затемненном помещении с применением специальных осветителей - негатоскопов.

Рекомендуется использовать негатоскопы с регулируемыми яркостью и величиной освещенного поля.

Снимки, допущенные к расшифровке, должны удовлетворять следующим требованиям:

- на снимках не должно быть пятен, полос, загрязнений и повреждений эмульсионного слоя, затрудняющих их расшифровку;

- на снимках должны быть видны изображения ограничительных меток, маркировочных знаков и эталонов чувствительности;

- оптическая плотность изображения контролируемого участка шва, околошовной зоны и эталона чувствительности должна быть не менее 1.5,

При расшифровке необходимо правильно объяснить всю радиограмму. Поэтому расшифровщик должен иметь представление о процессах, происходящих при просвечивании, знать основы технология изготовления изделия и уметь распознавать дефекты, возникавшие в различных технологических процессах, по их изображению на радиограмме. Помимо теоретических сведений при расшифровке радиограмм необходим практический опыт.

Ниже приводится описание основных технологических дефектов, обнаруживаемых радиографическим методом контроля, рассматриваются причины их появления в процессе изготовления изделия и даются характеристики их изображения на радиограмме.

2. Внутренние дефекты сварки плавлением

Поры. В процессе сварки в зоне расплавленного металла может происходить выделение газа. Причины выделения газа обусловливаются качеством свариваемого металла, качеством применяемых электродов, режимом регулирования дуги и недостатками технологии сварки. Чрезмерное выделение газа приводит к тому, что он не успевает полностью выделиться из расплавленной зоны перед её затвердеванием. Оставшиеся пузырьки газа образуют в наплавленном металле раковины, которые снижают механическую прочность соединений.

На радиограммах изображение газовых раковин имеет вид круглых темных пятен с резко очерченным контуром. Иногда изображение газовых включений может иметь вытянутую форму, зависящую от ориентации этих включений относительно направления просвечивания. Удлиненные раковины, перпендикулярные поверхности шва, являются характерными при автоматической сварке и могут образовываться в результате применения сырого флюса или неравномерного регулирования тока дуги. Газовые раковины могут появляться также при использовании мокрых электродов. Газовые включения классифицируются по числу пор на единицу длины шва и по их величине. Различают отдельные поры, группы пор и цепочки пор. Наибольшую опасность представляют цепочки пор.

Шлаковые включения. При дуговой сварке всегда образуется шлак, предохраняющий от окисления металл в расплавленной зоне и регулирующий скорость остывания металла. По разным причинам шлак может попасть в расплавленный металл и, если металл быстро твердеет, то шлак не успевает выйти из него. При многослойной сварке часть шлака, образовавшегося на предыдущем слое наплавленного металла и не удаленного при очистке, попадает под специальный слой металла и образует шлаковые включения. Такие включения шлака скапливаются по краям нижележащих слоев металла и могут растягиваться по длине шва. Шлаковые включения, нарушают сплошность наплавленного металла и в некоторых случаях могут привести к недостаточному сплавлению основного и наплавленного металла. Прочность таких соединений резко уменьшается. Так как шлаки в основном состоят из окислов, то плотность их значительно меньше, чем плотность основного металла. Поэтому на радиограмме изображения шлаковых включений образуют темные участки. Обычно изображения шлаковых включений имеют неправильную форму и не резко очерченные границы. Плотность изображения может меняться и местами приближаться к плотности основного металла. Шлаковые включения, образующие линии, часто сопровождаются непроваром.

Непровары. При сварке листов встык открытая вершина шва остается внизу шва (при односторонней сварке со скосом двух кромок) или в центре шва (при двухсторонней сварке с двумя симметричными скосами обеих кромок). Если зазор между листами слишком мал по сравнению с диаметром присадочного прутка или недостаточен ток дуги, наплавленный металл перед затвердеванием не успевает заполнить вершину шва и в нем остается непровар. Причинами непровара могут быть плохой скос кромок и плохая подготовка кромок шва.

На радиограмме изображение непровара имеет вид темной непрерывной или прерывистой полосы, расположенной в центре изображения шва. На изображение непровара могут накладываться изображения шлаковых включений и газовых пор. Иногда изображение непровара может иметь вид двух параллельных близко расположенных темных линий. Причина появления непровара в этом случав заключается в слишком большом промежутке между свариваемыми листами, в результате чего получается неполное сплавление наплавленного металла, проникающего в вершину шва к основному металлу.

Трещины. Если технология сварки или свариваемый материал и материал электродов не соответствуют необходимым требованиям, то в сварном шве могут возникнуть внутренние напряжения вследствие усадки металла при остывании. Внутренние напряжения бывают настолько велики, что вызывают разрушение наплавленного или основного металла, в результате чего образуются трещины. Трещины могут располагаться параллельно или перпендикулярно оси шва, могут распространяться и на основной металл. Иногда трещины возникают вдоль боковой стороны нагреваемой зоны, Трещины никогда не бывают прямыми, а имеют неправильную зигзагообразную форму. Часто от основных трещин ответвляются более тонкие трещины.

Изображение трещины на радиограмме имеет вид неровной темной узкой линии. Ширина этой линии зависит от ширины раскрытия трещины в направлении просвечивания. Лучше всего трещины выявляются по радиограммам тогда, когда направление трещины совпадает с направлением просвечивания, при этом изображение трещины очень контрастное. Иногда при вынимании пленки из конвертов кассет возникают электростатические разряды. При этом пленка частично - засвечивается, и при проявлении на ней образуются темные полосы и линии, которые при расшифровке могут быть приняты за изображение трещин. Во всех сомнительных случаях необходимо повторное просвечивание. Большинство мелких трещин не обнаруживается радиографическим методом контроля даже при высоком качестве применяемых материалов и аппаратуры.

Вольфрамовые включения. Вольфрамовые включения являются характерным дефектом аргонодуговой  сварки. Температура плавления вольфрама высока, поэтому при сварке плавления вольфрама не происходит. Однако при соприкосновении вольфрамового электрода с металлом шва частички вольфрама могут перейти в наплавленный металл. Образуются вольфрамовые включения, имеющие вид капелек и кусочков проволоки. Ионизирующение излучение ослабляется в вольфраме значительно сильнее, чем в железе или других материалах. Поэтому изображение вольфрамовых включений на радиограмме имеет вид светлых точек и пятен. Предполагается, что вольфрамовые включения увеличивают местную концентрацию напряжений в шве.

3. Наружные дефекты сварки плавлением.

Большинство наружных дефектов сварки легко обнаруживается при непосредственном осмотре изделия. Однако для правильной расшифровки радиограмм необходимо уметь различать на них изображения наружных дефектов. В ряде случаев, как, например, при контроле труб без доступа изнутри или закрытых конструкций на наружные дефекты сварки могут быть обнаружены только радиографическим методом контроля.

Занижение сечения шва. При большой скорости перемещения электрода или плохом распределении наплавляемого металла часть канавки шва может остаться незаполненной.

На радиограмме изображение участка неполного заполнения канавки шва оказывается более тёмным, чем изображение шва или основного металла.

Утяжка. Вогнутая поверхность в вершине шва возникает при сварке труб или при сварке потолочных швов вследствие опускания расплавленного металла верхней поверхности шва под действием силы тяжести.

Па радиограмме изображение вогнутости в вершине шва проявляется в шве темной полосой в центре изображения шва, ширина  которой соответствует зазору между кромками при подготовке шва. Вогнутость шва нельзя путать с непроваром, так как её изображение шире и не имеет резких границ.

Превышение   усиления   шва. Если шов выполняется с чрезмерным количеством проходов или с недостаточной силой тока на дуге и скоростью перемещения электрода, то усиление шва получается слишком высоким. На границе между основным металлом и усилением образуется резкое изменение толщины.

На радиограмме изображение шва с избыточным усилением имеет пониженную оптическую плотность с резким изменением плотности на границе усиления с основным металлом.

Наплыв. Если при проходе последнего слоя шва образуется излишек наплавленного металла (например, в результате чрезмерной силы тока при длинной дуге, большой скорости сварки, скорости подачи присадочного металла), что избыточный металл может наплывать на основной. При этом может образовываться непровар по краю усиления шва. На радиограмме наплыв проявляется в виде резкого изменения оптической плотности изображения основного металла и усиления. Край усиления в местах наплыва имеет неровный волнистый контур. В местах образования наплыва часто содержатся газовые поры

Превышение   проплава. Иногда наплавляемый металл протекает, через вершину канавки шва и образует на обратной стороне шва излишнее усиление - проплав. Причины образования проплава могут заключаться в чрезмерном раскрытии вершины шва или слишком высокой температуре наплавляемого металла.

На радиограмме изображение проплава представляет собой линию пониженной оптической плотности в центре изображения шва. Ширина линии соответствует ширине зазора между свариваемыми кромками, а  неравномерность её плотности - неодинаковой толщина проплава. Иногда можно наблюдать отдельные круглые светлые пятна, расположенные в середине изображения шва. Такая картина соответствует проплаву в виде отдельных висящих капель наплавленного металла, которые часто содержат газовые поры.

Подрезы. При наваривании последнего слоя может произойти оплавление верхних скошенных кромок шва. Если при атом подача присадочного металла недостаточна для заполнения всей канавки шва, то расплавленный основной металл стекает в канавку, а по краям шва образуется подрезы, отделяющие основной металл от усиления шва.

На радиограмме подрез имеет вид темной полосы, расположенной по краю изображения шва. Подрез может быть сплошным и прерывистым и образуется, на одной или на обеих, сторонах шва.

Прожог. В некоторых случаях вследствие ошибок при сварке может произойти местное проплавление основного металла. В этих местах образуется углубление - прожог.

На радиограмме изображение прожога имеет вид тёмного пятна, расположенного у края изображения шва.

Брызги металла. Если при сварке применяются некачественные электроды, то может произойти разбрызгивание капелек расплавленного металлы, которые прилипают к поверхности основного металла около шва. Разбрызгивание металла происходит также при включении, дуги или при её смещении в процессе сварки. Разбрызгивание характерно для сварки в среде углекислого газа.

На радиограмме изображения капелек металла имеют вид круглых, светлых точек и пятен, расположенных около изображения шва.

Продольные и серповидные канавки. При выполнении горизонтальных многослойных швов поверхность последнего слоя редко бывает гладкой. На поверхности наплавленного металла появляются продольные канавки,  параллельные кромкам шва. При автоматической и ручной старке на поверхности шва образуются поперечине серповидные канавки так называемая «чешуйчатость шва». Серповидные канавки могут возникать вследствие неравномерного перемещения электродов, неравномерной подачи присадочного металла и колебаний тока дуги. Серповидные канавки, образующиеся при ручной сварке в местах, соответствующих смене электродов, часто сопровождаются шлаковыми включениями.

Как продольные, так и поперечные серповидные канавки образуют на поверхности шва волнообразное изменение толщины, и их изображение на радиограмме имеет вид чередующихся светлых и тёмных полос с неясными очертаниями, располагающихся параллельно изображению шва (продольные канавки) или поперек (серповидные канавки).

Дефекты контактной сварки. Характерными дефектами точечной и роликовой сварки являются дефекты в виде трещин, пор, раковин и выплесков. На радиограммах эти дефекты распознают по тем же признакам, что и аналогичные им дефекты сварки плавлением. Непровары точечной и роликовой сварок выявляются плохо.

4. Радиографические дефекты снимков.

Радиографические дефекты снимков возникают при неправильном режиме просвечивания, например, ошибки в определении плотности материала, напряжения, экспозиций и т.п. Чтобы предотвратить появление радиографических дефектов при повторном просвечивании, необходимо знать причину их проявления. Ниже описаны дефекты снимков, возникающие при неправильном режиме просвечивания и меры по их устранению.

Высокая оптическая плотность. Высокая оптическая плотность может быть обусловлена либо слишком большой экспозицией, либо длительным проявлением. В первом случае при повторном просвечивании необходимо уменьшить экспозицию не менее чем на одну треть. Во втором - уменьшить время проявления.

Низкая оптическая плотность. Недостаточная оптическая плотность может быть обусловлена либо слишком малой экспозицией, либо малым временем проявления или недостаточной интенсивностью излучения. При повторном просвечивании необходимо увеличить экспозицию не менее чем на 40% (скорректировать время проявления).

Высокая контрастность. Чрезмерная контрастность негатива может быть обусловлена либо высокой радиографической контрастностью просвечиваемого объекта, либо высокой контрастностью пленки.

При повторном просвечивании контрастность понижается с помощью повышение напряжения, применения фильтров и  компенсаторов и пленок с меньшей контрастностью.

Низкая контрастность. Низкая контрастность негатива может быть вызвана низкой радиографической контрастностью просвечиваемого объекта, низкой контрастностью пленки (или недопроявлением). При повторном просвечивании контрастность повышается путём уменьшения напряжения на трубке или применением более контрастной пленки.

Плохая чёткость. Плохая чёткость негатива может быть обусловлена плохим контактом между пленкой и усиливавшими фольгой и экранами,      зернистостью пленок и экранов. При повторном просвечивании четкость снимка можно повысить за счет применения трубок с меньшим фокусным пятном, увеличения фокусного расстояния, уменьшения расстояния объект-пленка и применения мелкозернистых пленок.

V. Условная запись дефектов при расшифровке негативов и документальном оформлении результатов радиографического контроля

1. Для сокращенной записи дефектов при расшифровке снимков и документальном оформлении результатов контроля должны использоваться условные обозначения, приведенные в таблице 3.

2. Для сокращенной записи максимальной суммарной длины дефектов (на участке снимка длиной 100 мм или на всем снимке при его длине менее 100 мм) должно использоваться условное обозначение .

Табл.3.

| Вид дефекта | Условное обозначение |  | Характер дефекта | Условное обозначение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | рус | лат |  | рус | лат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Трещины | Т | Е | Трещина вдоль шва Трещина поперек шва Трещина разветвленная | Тв Тп Тр | Ea Eb Ec |
| Непровары | Н | D | Непровар в корне Непровар между валиками Непровар по разделке | Нк Нв Нр | Da Db Dc |
| Поры | П | А | Отдельная пора Цепочка Скопление | П ЦП СП | Aa Ab Ac |
| Шлаковые включения | Ш | В | Отдельное включение Цепочка Скопление | Ш ЦШ СШ | Ba Bb Bc |
| Вольфрамовые включения | В | С | Отдельное включение Цепочка Скопление | В ЦВ СВ | Ca Cb Cc |
| Окисные включения | О | О | _________ |  |  |
| Утяжина | Утж | Fa |  |  |  |
| Превышение проплава | Ппр | Fb |  |  |  |
| Подрез |  | Fe |  |  |  |
| Смещение кромок | Скр | Fd |  |  |  |

3. После условного обозначения дефектов   указываются их размеры в миллиметрах:

- для сферических пор, шлаковых и вольфрамовых включений - диаметр;

- для удлиненных пор, шлаковых и вольфрамовых включений - ширина и длина (через знак умножения);

- для цепочек, скоплений, окисных включений, непроваров и трещин - длина.

4. Для цепочек и скоплений пор, шлаковых и вольфрамовых включений после условного обозначения дефектов, входящих в цепочку или скопление, указываются максимальные диаметр или ширина и длина этих дефектов (через знак умножения).

5. При наличии на снимке изображений одинаковых дефектов (дефектов одного вида с одинаковыми размерами) допускается не записывать каждый из дефектов отдельно, а указывать перед условным обозначением дефектов их число.

6. После условного обозначения максимальной суммарной длины дефектов (на участке снимка длиной 100 мм) указывается эта длина в миллиметрах.

7. При отсутствии изображения дефектов на снимке, а также в случаях, когда длина, ширина и суммарная длина дефектов не превышают заданных максимально допустимых значений, в графе документации «Соответствует требованиям» пишется «да», в противоположном случае – «нет».

8. При обнаружении на снимке изображений дефектов, не перечисленных в п.1, в заключении или в журнале регистрации результатов контроля следует указать полное наименование дефектов.

VII. Примеры сокращенной записи дефектов при расшифровке негативов и документальном оформлении результатов радиографического контроля.

1. На снимке обнаружены изображения пяти пор с диаметром 3 мм каждая, цепочки пор с длиной 30 мм и максимальными длиной и шириной пор в цепочке 5 и 3 мм, и шлакового включения с длиной 15 миллиметров и шириной 2 мм.

Максимальная суммарная длина дефектов на участке снимка длиной 100 мм составляет 20 мм.

Запись в документации: 5ПЗ; Ц30П5хЗ; Ш15х2;  20.

2. На снимке обнаружены изображения двух пор (расстояние между порами 10 мм, максимальный диаметр пор 0.5 мм) и скопления шлаковых включений (длина скопления 8 мм, максимальная длина и ширина включений 2 и 1 мм).

Максимальная суммарная длина дефектов на участке снимка длиной 100 мм составляет 18 мм.

Запись в документации: 2С10П0,5; С8Ш2х1;  18.

3. На снимке обнаружены изображения двух непроваров длиной 15 мм каждый и трещины длиной 40 мм.

Запись в документации: 2Н15; Т40.

4. На снимке обнаружены изображения пяти пор с диаметром 1 мм каждая и непровара длиной 20 мм.

Максимальная суммарная длина пор на участке снимка длиной 100 мм составляет 12 мм.

Запись в документации: 5П4;  12; Н20.

VIII. Техническая документация

Основными документами, на основании которых лаборатория проводит контроль изделий, являются инструкционные и технические карты рентгено или гамма дефектоскопического контроля.

Инструкционные и технологические карты разрабатываются на все серийные детали, подлежащие радиографическому контролю, а также на ответственные детали и узлы уникальных и опытных конструкций и утверждается главным металлургом (технологом) предприятия. В картах приводится чертеж детали (изделия), указывается порядок, схема и методика проведения контроля с использованием рентгеновского или  гамма - излучения, а также требования технических условий или нормы допускаемых дефектов. В случае повышения, требований к какой-либо детали создается эталонная радиограмма с допустимыми и недопустимыми характерными дефектами. В некоторых случаях в качестве эталонной может быть выбрана радиограмма из числа отснятых ранее. Эталонную радиограмму прилагают к инструкционным или технологическим картам и утверждают вместе с ними. Оценку качества изделия осуществляют с учётом требований технических условий и норм допустимых дефектов, приводимых в инструкционных и технологических картах. На изделиях, признанных годными, ставится клеймо согласно указаниям в карте контроля.

При просвечивании несерийных изделий, на которые отсутствуют инструкционная или технологическая карты, решение о его годности принимает не дефектоскопическая лаборатория (расшифровщик - радиограф), а главный инженер (конструктор) или главный металлург (технолог).

Результаты просвечивания регистрируются в журнале, и цеху выдается протокол контроля.

Деталь или партия деталей направляются в дефектоскопическую лабораторию в сопровождении служебной записки соответствующей формы. В служебной записке указывается номер детали, партия, количество деталей в партии, а при отсутствии инструкционных или технологических карт указывается также материал детали, места, подлежащие просвечиванию, и вид предполагаемого дефекта.

Для организации учёта радиограмм заводится специальный регистрационный журнал. В этот журнал заносятся наименование и номер контролируемого изделия, номера снимков (участков изделия), краткая характеристика схемы просвечивания, фокусное расстояние, напряжение на трубке или активность радиоактивного источника, тип пленки и усиливающих фольги и экранов, экспозиция и заключение о качестве контролируемого изделия по результатам расшифровки радиограмм. Регистрационный журнал вместе с расшифрованными снимками хранится в архиве. Срок хранения архива устанавливается на каждом предприятии в зависимости от характера контролируемого изделия и условий его эксплуатации. При таком порядке оформления результатов контроля в случае необходимости легко отыскать нужный снимок ранее проконтролированного изделия или его отдельного участка.

IX. Рабочее задание

1. Изучить типы дефектов, возникающих в процессе сварки, причины их возникновения.

2. Разобраться в терминологии, определениях и условных записях дефектов при расшифровке негативов.

3. На примере 2-3 предложенных негативов провести расшифровку дефектов.

4. Оформить техническую документацию на один из предложенных образцов.

X. Приборы, принадлежности и приспособления

1. Негатоскоп для расшифровки негативов.

2. Линейка 200-250 мм (металлическая).

3. Лупа.

4. Негативы, полученные при выполнении лабораторной работы № 1. Негативы двух - трех рентгенограмм, полученные на реальных сварных конструкциях.

XI. Порядок выполнения работы

1. Включить негатоскоп для расшифровки негативов. Отрегулировать яркость.

2. Провести внимательный осмотр негативов. Проверить наличие меток на негативе, маркировочных знаков, эталонов чувствительности.

3. Расшифровать последовательно каждый из негативов с последующей зашифровкой дефектов.

ХII. Содержание отчёта

1. Цель работы.

2. Зарисовать эскизы образцов с дефектами. Под каждым из образцов должны быть записана: толщина соединяемых пластин, чувствительность метода, возможная причина появления дефекта, расшифровка каждого негатива.

3. Сделать выводы по работе.

ХШ. Вопросы для самопроверки

1. Какие дефекты сварных соединений Вы знаете?

2. Дефекты формы шва. Причины их появления?

3. Какие дефекты можно выявлять с помощью рентгенографии?

4. Почему при расшифровке рентгенограммы необходимо знать, как изображаются на негативе видимые наружные дефекты?

5. Почему непровары точечной сварки плохо выявляются с помощью рентгенографии?

6. Как отличить на рентгенограмме трещину от непровара?

7. Как отличить на рентгенограмме поры от шлаковых включений?

Рекомендуемая литература

1. Алёшин Н. П. Физические методы неразрушающего контроля сварных соединений. – М.:  Машиностроение,  2006.

2.Коробцов А. С., Фомин В. Н. Система обеспечения качества в сварочном производстве. – Ростов-на-Дону; изд-во «ДГТУ», 2013г.

3.Неразрушающий контроль и диагностика,-- Справ. под ред. Клюева В. В. . – М.:  Машиностроение,  2005

4.  ГОСТ  7512–82.  Контроль  неразрушающий.

Сварные соединения.  Радиографический контроль

5.  ГОСТ 23055-80. Классификация сварных соединений по результатам радиографического контроля.

6.    ГОСТ  20426–82. Методы дефектоскопии радиационные.

Составитель Фомин Владимир Николаевич

ДЕФЕКТЫ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ. РАСШИФРОВКА

РАДИОГРАФИЧЕСКИХ   ИЗОБРАЖЕНИЙ.  УСЛОВНАЯ

ЗАПИСЬ ДЕФЕКТОВ. ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Методические указания

к лабораторной работе № 2