- МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

- РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ        УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ»

#### Кафедра «Машины и автоматизация сварочного производства»

# Визуальный и измерительный контроль

# сварных соединений

Методические указания

к лабораторной работе № 4

по курсу «Диагностика и контроль качества

сварных соединений»

Ростов – на - Дону

2022г.

Составитель  доц.  к. т. н.    В.  Н.  Фомин

УДК 621.791.0:678.5

Диагностика и контроль качества сварных соединений.

Методические  указания/  ДГТУ,  Ростов-на-Дону,  2022г.12 стр.

Раскрыт порядок проведения визуального и измерительного контроля сварных соединений (в соответствии с инструкцией РД 03-606-03) при изготовлении, строительстве, ремонте  техническом диагностировании  опасных производственных объектов, подконтрольных  Ростехнадзору.

В конце указаний даны вопросы для самопроверки.

Для студентов очного и заочного отделений. По направлению 15.03.01 «Машиностроение»	.

Профиль "Оборудование и технология сварочного производства"

Научный редактор

доктор технических наук, проф.      А. С. Коробцов

И Н  С  Т  Р  У  К  Ц  И  Я

1.  К  выполнению  лабораторных  работ  допускаются  лица, прошедшие  инструктаж  по  технике  безопасности.  Студенты  проходят  инструктаж  непосредственно  перед  проведением  лабораторной   работы.  Прослушавшие  инструктаж  расписываются  в  контрольном  листе.

2.  Прежде  чем  включить   в  электросеть осветительные приборы,  необходимо  убедиться  в  целости  проводки.  Работать  с  неисправными приборами категорически  запрещается.

3.   Открывать  распределительные  шкафы  для  смены предохранителей имеет  право  только  дежурный  электрик.

4.  Разрешение  на  начало  проведения  исследования  даёт  преподаватель,  ведущий  занятия.  Все  работы  проводятся в  присутствии  преподавателя.

.		         1.Цель  работы

Изучить требования к приборам и инструментам для визуального и измерительного контроля (ВИК), назначение и правила использования специализированными измерительными инструментами, условия выполнения и порядок выполнения ВИК, порядок выполнения ВИК при устранении дефектов в сварных соединениях.

2.  Общие  положения

Визуальный и измерительный контроль материала (полуфабрикатов, заготовок, деталей) и сварных соединений проводят на следующих стадиях:

- входного контроля;

- изготовления деталей, сборочных единиц и изделий;

- подготовки деталей и сборочных единиц к сварке;

- сборке деталей и сборочных единиц под сварку;

- процесса сварки;

- контроля готовых сварных соединений и наплавок;

- исправления дефектных участков в материале и

сварных  соединениях  (наплавках);

- оценки состояния материалов и сварных соединений  при  эксплуатации технических устройств и сооружений, в том числе по истечении установленного срока их эксплуатации.

3. Оборудование, приборы и материалы, необходимые для выполнения работы

Комплект для визуального и измерительного контроля ВИК1-А содержит:

- лупа с подсветкой х  - кратного увеличения;

- штангенциркуль  («колумбик»);

- штангенрейсмус;

- Угольник проверочный 90°;

- универсальный шаблон сварщика УШС-3

- стальная линейка 300мм;

-  измеритель зазоров (щуп);

4.  Рабочее задание

- изучить  устройства и правила работы с приспособлениями и приборами, содержащимися в комплекте

ВИК 1-А

- ознакомиться с общими принципами измерения с помощью УШС-3, устройством подсветки и правилом пользования лупой;

- освоить технику замеров с помощью штангенциркуля и штангенрейсмуса.

5. Содержание отчета

- цель работы;

- рабочее задание (образец с внешними дефектами);

- схема расположения дефектов, их обозначение (пора, шлак, подрез и т. п.);

- шифровка дефектов;

- выводы по проделанной работе.

6. Вопросы для самопроверки

- С какой целью проводится визуальный и измерительный контроль?

- Какие нормативные документы регламентируют процедуры проведения визуального и измерительного контроля?

- Какие инструменты применяют при проведении визуального и измерительного контроля?

- Что входит в комплект инструментов для визуального и измерительного контроля?

- Какие размеры подготовленных под сварку кромок проверяют?

- Изложите порядок проведения визуального и измерительного контролей?

- Какие параметры сварного соединения контролируют?

- Какие особенности проведения  визуального и измерительного контроля при проведении диагностики сварной конструкции в период её эксплуатации?

- Какие предъявляются требования к квалификации операторов визуального и измерительного контроля?

8. Рекомендуемая литература

1. Лукьянов В. Ф., Софьянников В. А., Фомин В. Н.            Система обеспечения качества сварных соединений: учеб.  пособие для вузов -- Ростов-на-Дону.: изд. ООО «Терра Прин»., 2007.

2. Коробцов А. С., Фомин В. Н. Система обеспечения качества в сварочном производстве. – Ростов-на-Дону; изд-во «ДГТУ», 2013г.

3. Инструкция по визуальному и измерительному контролю

РД 03-606-03.--- СПб.: изд. ДЕАН, 2004.