- МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

- РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ»

#### Кафедра «Машины и автоматизация сварочного производства»

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ НЕПРОНИЦАЕМОСТИ

СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Методические указания

к лабораторной работе № 5

по курсу «Диагностика и контроль качества сварных соединений»

Ростов-на-Дону

2022 г.

Составитель доц. канд. техн. наук  В.Н. Фомин

УДК 621.791.052.08:620.179.152

Методы контроля непроницаемости сварных соединений. /ДГТУ,

Ростов на - Дону, 2022г.,23с.

Приведены способы испытания избыточным давлением с помощью вакуумных камер проникающими веществами. Даны рекомендации по выбору методов, определению дефектов сварки, чувствительности способов выявления.

Научный редактор профессор д. т. н.        А.С, Коробцов

©Донской государственный

технический университет, 2022 г.

# ИНСТРУКЦИЯ

по технике безопасности

при работе в лаборатории физических методов

контроля качества сварных соединений

1. Инструкция распространяется на всех лиц, постоянно работающих в лаборатории.

2. К работе допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности.

3. Приступая к выполнению лабораторных работ, необходимо убедиться в целости заземления. Работать на незаземленном оборудовании и приборах категорически запрещается.

4. Открывать распределительные шкафы для смены предохранителей, подключения и отключения оборудования имеет право только дежурный электрик университета.

5. Разрешение на начало проведения лабораторной работы при испытании любым методом контроля дает преподаватель, ведущий занятия. Все испытания проводятся только в присутствии преподавателя.

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Работоспособность и надежность ряда сварных изделий машиностроения помимо прочности обеспечиваются герметичностью сварных сварного соединения можно определить, как способность препятствовать проникновению через него жидкости или газа. Герметичность сварного соединения можно определить, как способность препятствовать проникновению через него жидкости или газа. Герметичность оценивается допустимой величиной потока рабочего вещества (жидкости или газа), обеспечивающей нормальную работоспособность изделия в течение заданного времени. Допустимая величина потока рабочей жидкости или газа неодинакова для различных изделий и должна быть определена конструктором. Нарушение герметичности может вызвать так называемые течеканалы или пористые участки. Для выявления и при необходимости измерения величины течей применяют методы контроля течеисканием.

Область применения методов контроля течеисканием в соответствии с действующими стандартами (ГОСТ 18352-79, ГОСТ 3242-79, ГОСТ 5197-85) в машиностроении определяется следующими характеристиками: чувствительностью к обнаружению течей, производительностью, возможностью выделения суммарных и локальных утечек, стоимостью, безопасностью, возможностью механизации и автоматизации. Наиболее важная характеристика – чувствительность метода – определяется величиной надежно регистрируемого минимального потока пробного или контрольного вещества

(газа или жидкости).

Нарушение герметичности сварных изделий могут быть обусловлены неплотностью материала,

из которого изготовлены их узлы и элементы, а также неплотностью сварных, паяных, клееных или клеесварных соединений.

Сварные соединения

Для своевременного обнаружения и устранения нарушений герметичности контроля сварных соединений течеисканием можно проводить на различных стадиях производства изделий: обработки нового технологического процесса сварки, изменение материала соединения, изменения условий эксплуатации соединения и т.п.; производства сварных заготовок и узлов изделий; окончательного контроля, испытаний и приемки готового изделия.

Основные правила контроля герметичности  сварных соединений, выполненных различными видами сварки, изложены в ГОСТ 3242-79. В сварных соединениях, выполненных сваркой плавлением, основными дефектами, определяющими негерметичность соединения, являются свищи, прожоги, сквозные трещины и непровары.

На стадии отработки нового технологического процесса сварки проводят испытания герметичности сварных образцов, по результатам которых корректируют методику, технику и режимы  сварки.

На стадии производства сварных заготовок и узлов изделий контролируемые объекты имеют, как правило, открытую форму – обечайки, листовые заготовки и т.п. Поэтому для их контроля возможно применение методов течеискания, обеспечивающих двухсторонний доступ к контролируемому соединению. Наилучшие результаты дают методы контроля, основанные на свойствах капиллярности.

На стадии окончательного контроля, испытаний и приемки готовых изделий применяют различные методы течеисканием в зависимости от требований, предъявляемых к изделию. При этом целесообразен комплексный контроль герметичности. Он заключается в том, что одно и то же изделие подвергают нескольким методам контроля, начиная с менее чувствительных, но более производительных и кончая высоко - чувствительным методом контроля, обеспечивающим проверку заданной  степени герметичности изделия. Применение методов с низкой чувствительностью необходимо для быстрого выявления и устранения крупных утечек. Окончательный контроль герметичности проводят, применяя высокочувствительные методы.

Обычно причиной негерметичности сварных соединений является наличие в сварных соединениях различных сквозных дефектов: пор, непроваров, трещин и др. Для таких дефектов наиболее распространены следующие виды контроля непроницаемости сварных швов: пневматические, гидравлические, химические, испытания керосином, методы вакуумирования, методы контроля газоэлектрическими течеискателями.

При выборе того или иного метода контроля непроницаемости сварного соединения необходимо знать чувствительность этих методов. Под чувствительностью метода дефектоскопии понимают минимальный размер выявляемого дефекта или наименьшую обнаруживаемую утечку газа (жидкости) через неплотность в единицу времени. Условно течь характеризуют количеством воздуха, проходящего через нее в единицу времени из атмосферы в вакуум. По системе СИ течь измеряют в единицах потока

воздуха - мм³ · МПа/с.

За рубежом широко используют единицу утечки газа - ЛЮСЕК, т.е. 1 литр на микрометр ртутного столба в секунду Л-мкм/с. Это означает, что через неплотность за 1 секунду при давлении 1 микрометр ртутного столба протекает 1 литр газа.

В отдельных случаях, чтобы подчеркнуть высокую чувствительность данного метода контроля непроницаемости, указывают количество пробного газа или жидкости, протекающих за год (или больший период)  через обнаруженную этим методом неплотность.

В табл. I приведена чувствительность основных методов контроля на проницаемость по минимальной величине выявляемого дефекта в соответствии с ГОСТ 3242-79 Швы сварных соединений. Методы контроля качества.

Таблица 1.

| Наименование методов контроля* | Вид дефекта | Размеры дефекта, мм |
| --- | --- | --- |
| Метод смачивания керосином | Свищи, прожоги, сплошные непровары, трещины | Не менее 0,100 |
| Обдув сжатым воздухом |  | Не менее 0,500 |
| Контроль воздушным давлением |  | Не менее 0,100 |
| Контроль аммиаком |  | Не менее 0,100 |
| Контроль гидравлическим давлением |  | Не менее 0,100 |
| Контроль наливом воды |  | Не менее 0,500 |
| Метод испытания течеискателем |  | 0,100 … 0,000001 |

* Методы контроля применяются при любом расположении дефекта всех способов дуговой сварки плавлением всех свариваемых материалов.

1. Контроль избыточным давлением

Контроль непроницаемости сварных соединений проводят в соответствии с ГОСТ 3242-79,  который  включает следующие виды испытаний под давлением: пневматические испытания, воздушным давлением, обдувом, воздушной струей, гидравлическим давлением, наливом и поливом воды.

Пневматические испытания – испытания сжатым воздухом могут применяться в любом случае, когда имеется возможность создать избыточное давление в закрытых сосудах или в полости нахлесточных соединений изделия.

Пневматические испытания имеют несколько разновидностей:

- Испытания сварных сосудов сжатым воздухом с выдержкой под давлением. Метод позволяет определить общую герметичность изделия. Иногда эти испытания совмещают с контролем точности сосуда давлением. Величина давления задается техническими условиями на данное изделие и составляет 100120% от рабочего давления. Неплотность сосуда определяется по спаду давления при выдержке от 10 до 100 час. Этот вид испытаний требует соблюдения специальных мер безопасности в связи с возможным разрушением сосуда. Обычно используют для испытаний изолированное помещение. Метод применяется в отдельных случаях, когда воздух или газ - рабочая среда.

- Испытания сжатым воздухом с погружением в воду. Испытуемый сосуд, в котором создано избыточное давление воздуха (не более 0,03 МПа), погружается в воду. Неплотности швов обнаруживаются по наличию пузырьков воздуха, проходящих через поры шва в воду.

Этот способ применим только для небольших изделий, которые можно погрузить в ванну с водой.

- Испытания сжатым воздухом с обмазкой швов мыльной пеной.

Испытуемый сосуд устанавливается так, чтобы все его швы были доступны для осмотра, внутри сосуда создается избыточное давление не более 0,1 МПа воздуха, после чего сварные швы снаружи промазываются мыльной пеной. Утечка воздуха обнаруживается по образованию мыльных пузырей в местах дефектов.

- Испытания сварных швов изделий при помощи струи сжатого воздуха. Обратная сторона шва предварительно обмазывается мыльной пеной. Струю сжатого воздуха под давлением порядка 0.5 МПа направляют из шланга перпендикулярно поверхности шва. Неплотности шва определяются по появлению мыльных пузырей с противоположной стороны шва.

Гидравлические испытания гидростатическим давлением производятся следующими способами:

- Полное или частичное заполнение водой испытываемого изделия (метод налива). Метод прост и часто применяется для контроля сосудов, не работающих под избыточным давлением. Испытываемый сосуд полностью или частично заполняется водой и выдерживается в течение 1-2 (и более) час. до начала осмотра. Дефектные места обнаруживаются по струйкам и отпотеванию при осмотре наружной стороны сварных швов изделия.

- Испытания с созданием избыточного давления в 1.25-2 раза выше рабочего. Метод применяется для контроля швов сосудов ответственного назначения, работающих под давлением. При заполнении сосуда водой воздух из него должен быть вытеснен через контрольную заглушку, расположенную в самой высокой части резервуара. Изделие выдерживается под испытательным давлением определенное время, обычно в течение 5 минут. Затем давление сбрасывают до рабочего. При рабочем давлении производится осмотр всех швов с одновременным простукиванием легкими ударами молотка с круглым бойком массой 1-1,5 кг. Удары молотком наносят на расстоянии 15-20 мм от шва. Испытания проводят с соблюдением специальных мер безопасности, в изолированном помещении или на специальной площадке. Во время создания давления в сосуде и выдержке его под испытательным давлением присутствие людей в помещении запрещается. При серийном производстве в целях обеспечения требуемой надёжности контроля, а также в целях механизации и автоматизации контрольных операций для контроля применяют специальные гидростенды.

- Испытания струей воды из шланга (метод полива). Метод может быть применим для контроля сварных швов открытых сварных конструкций большой площади или ёмкости. Струя воды с одной стороны подается из брандспойта с выходным отверстием 15-30 мм под таким напором, чтобы струя воды, отражённая от шва, создавала бы венчик радиусом не менее 200 мм. Неплотности шва определяются по наличию капель, отпотеваний и струек на противоположной стороне шва.

2. Метод вакуумных камер

Среди различных методов контроля сварных швов на непроницаемость в последнее время широкое распространение получили методы контроля непроницаемости сварных соединений при помощи вакуумных камер. Суть этого метода заключается в том, что в контролируемом сосуде путём откачки воздуха создавали и поддерживали разрежение - давление ниже атмосферного. При наличии сквозных дефектов в сварных швах сосуда постоянный перепад давления (внутри сосуда и снаружи) нарушается. Это нарушение фиксируется установленным на сосуде вакуумметром. Этот метод позволяет получить только общую оценку качества сварной конструкции, но не выявлял местонахождения дефектов. Институт электросварки имени

Е.0.Патона разработал новый способ контроля непроницаемости - при помощи вакуумных камер, позволяющий испытывать отдельно участки сварных швов на герметичность в замкнутых и плоских изделиях.

Вакуум создают не во всем объёме конструкции, а в небольшом объёме, ограниченном стенками вакуумной камеры, которую устанавливают на наиболее доступной стороне проверяемого участка шва. Поверхность шва перед установкой камеры покрывается мыльным раствором (50 г мыла на 1 л воды). Для большей устойчивости мыльной пены в раствор добавляют глицерин (5 г на 1л). При низких температурах (работа в зимнее время) рекомендуется применять раствор следующего содержания:

1. Вода --- 1 л

2. Экстракт лакричного корня --- 15 г

3. Хлористый кальций или хлористый натрий в количестве, зависящем от температуры

воздуха(табл.2).

Введение хлористых солей в обычный мыльный раствор или в мыльный раствор с глицерином сильно снижает пенообраэуюцие свойства.

Вакуум-камера представляет собой коробку, открытую снизу, стенки которой сделаны из мягкой резины, а верхняя часть закрыта оргстеклом. На

рис.1 показан способ установки и вид вакуум-камеры для контроля стыковых швов.

В зависимости от формы контролируемого изделия и типа соединения применяются вакуум-камеры различного типа (рис.2).

Для создания вакуума применяют вакуумные насосы типа ВКН-8,  РВН-20 и др.

Общая схема расположения оборудования для контроля сварных швов методом вакуум-камеры показана на рис.3.

С помощью вакуум-насоса в ресивере создается запас разрежения, величина которого контролируется вакуумметром. Соединенная с ресивером

(шлангом) через трехходовой кран, вакуум-камера устанавливается на контролируемый участок шва, на который предварительно была нанесена мыльная пена.

Трехходовой кран переключается в положения, соединяющие ресивер с камерой. Одновременно камеру прижимают к поверхности изделия, чтобы

Таблица 2.

| Температура испытания, 0º | На 1 л водного раствора |  |
| --- | --- | --- |
|  | хлористого кальция, г | хлористого натрия, г |
| До 5 | 100 | 83 |
| 510 | 170 | 160 |
| 1015 | 220 | 222 |
| 1520 | 263 | 290 |
| 2025 | 303 | 300 |
| 2530 | 329 | 330 |
| 3035 | 366 | 370 |

Рис.2. Чертеж вакуум-камеры

обеспечить герметичность между стенками камеры и изделием. Для быстрого создания разрежения объём ресивера должен быть значительно больше объёма камеры. При наличии вакуума в камере (о чем свидетельствует прогиб смотровой стенки, на которую действует атмосферное давление) камеру перестают прижимать, так как эту роль выполняет сила атмосферного давления. Благодаря перепаду (разнице) атмосферного давления и пониженного давления в камере воздух снаружи через сквозные дефекты шва (если таковые имеются) будет - проходить внутрь камеры, вызывая образование мыльных пузырей. Оператор, осматривая контролируемый участок шва через смотровую стенку камеры, фиксирует дефектные места мелом на металле рядом с камерой. После снятия камеры отметки переносят на шов. Для снятия камеры кран поворачивают в положение, при котором камера отключается от ресивера и соединяется с атмосферой. Давление в камере сравнивается с атмосферным, после чего камеру переставляют на другой участок шва.

Метод контроля вакуум-камеры позволяет:

- контролировать сварные соединения конструкций, имеющих форму незамкнутого объема, а также конструкций при одностороннем доступе к ним;

Рис.1. Контроль вакуум-камерой:

1 – камера; 2 – шланг; 3 – шов;

4 – контролируемый участок шва

-  контроль можно производить вслед за сваркой, не дожидаясь полного изготовления конструкции.

- вакуум-камеру можно установить на специальную тележку с целью механизированного перемещения камеры.

Эти преимущества делают контроль вакуум-камерами особенно удобным при проверке непроницаемости сварных соединений элементов резервуаров (днищ, стенок, перекрытий), изготовляемых как на монтаже, так и в заводских условиях.

В последнее время для создания вакуума применяются эжекторы (рис.4), подключаемые к заводской сети сжатого воздуха.

Схема эжектора проще, а потому предпочтительнее. Можно подключить вакуум-камеру также к всасывающему патрубку компрессора.

Следует отметить, что возможно применение вакуумных камер при испытании герметичности керосином. Данная разновидность контроля при помощи вакуумных камер возможна при наличии двухстороннего доступа к сварному соединению. В этом случае вакуумная камера устанавливается на сварной шов, покрытый водным раствором мыла или каолина, а противоположная сторона смачивается керосином.

Такая комбинация вакуумного метода контроля и контроля герметичности керосином позволяет повысить чувствительность метода. Производительность остается высокой - 40-50 метров шва в час.

Рис. 3. Общая схема контроля вакуум-камерой:

1 - электродвигатель; 2 - вакуум-насос; 3 - ресивер; 4 - изделие; 5 – вакуум камера; 6 - трехходовой кран; 7 - вакуумметр.

3. Контроль проникающими веществами

Рис. 4. Эжектор

Наибольшее распространение получил химический способ и метод испытаний керосином.

Химический способ представляет собой вариант пневматического испытания, при котором для обнаружения дефектов применяется химический индикатор. В контролируемый сосуд вводят аммиак (газообразный или водный раствор) в количестве 1% объёма сосуда и затем подают сжатый воздух при давлении 0,5-1,0 атм. Сварные швы изделия снаружи покрывают бумажной лентой или медицинским бинтом, пропитанным 1-процентным спиртовым раствором фенолфталеина. Прохождение аммиака через неплотности швов вызывает образование на бумаге (бинте) розовых пятен в местах дефектов. Время выдержки контрольной бумаги (бинта) под действием аммиака 1-5 мин. Способ обладает большей чувствительностью, чем аналогичный пневматически метод с обмазкой швов мыльной пеной.

Испытание керосином. Керосин обладает большой проникающей способностью. Это обусловливается его неполярностью (дипольный момент равен нулю), высокими смачивающими свойствами, незначительной вязкостью. Поэтому керосин легко проходит через самые мелкие поры и трещины. Метод контроля керосином очень прост и производится следующим образом: внешняя сторона швов покрывается меловым раствором (мел с водой), после высыхания мелового раствора с противоположной стороны основного шва наносится порция керосина. В случае наличия в шве сквозных пор или трещин в металле через определенное время на белой поверхности шва появляются тёмные маслянистые пятна просочившегося керосина. Применение керосина для проверки сварных соединений предусмотрено ГОСТ 3242-79. Сквозные дефекты имеют свои особенности. Например, диаметр пор по толщине шва не одинаков. По данным ИЭС им. Е.О. Патона  85% пор имеют диаметр на поверхности в 8-10 раз больше диаметра тех же пор в нижней части. Поэтому, при контроле непроницаемости пробную жидкость (керосин) целесообразно наносить со стороны выполнения шва. Для ускорения ее проникновения через поры и повышения надёжности контроля следует применить способы, ускорявшие проникновение керосина через неплотности:

- испытание многократным (4-5 раз подряд и более) смачиванием;

- вибрация смоченных керосином сварных соединений;

- подогрев сварного соединения до температур 60-70°С;

- вакуумирование или обдув сжатым воздухом швов, смоченных керосином.

Так, если в зазор нахлесточных соединений керосин вводят под давлением 1,5-2 атм. 4-5 раз подряд, то неплотности типа трещин и непровара обнаруживаются в 5-7 раз быстрее.

ЗАДАНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

Рабочее задание № 1

Произвести испытание на плотность сварных швов сосуда и нахлесточного соединения пневматическим методом.

Цель работы: овладеть методом контроля непроницаемости избыточным давлением воздуха.

Оборудование, материалы для работы. Сварной сосуд, подлежащий испытанию, образец нахлесточного соединения, бачок с насосом и манометром для получения сжатого воздуха, соединительный шланг, мыло, вода, кисточка для нанесения мыльной пены.

Ход работы.

- Проверить исправность насоса и манометра на бачке, для чего: закрыть выходной вентиль бачка; работая насосом, поднять давление в бачке до 2 атм., проверить в течение 3-5 минут постоянство давления.

- Установить испытуемый сосуд в положение, удобное для осмотра швов, присоединить к нему шланг от насосного бачка, приготовить, мыльную воду, открыть краник вентиля, т.е. перепустить сжатый воздух из бачка в сосуд и установить в нем давление 0,5-1,0 атм. (не выше). После впуска в сосуд сжатого воздуха немедленно промазать мыльной водой швы и начать систематический осмотр всех швов, наблюдая образование мыльных пузырей - мест дефектов. Дефектные места отмечать мелом и нумеровать. Записать характер обнаруженных дефектов (единичные поры, семейство пор, трещины и т.д.) Все время испытания, при надобности работая ручным насосом поддерживать давление в сосуде не менее 0,5 атм.

- Испытание сварного нахлесточного соединения производится аналогично описанному испытанию сосуда.

В отчете по работе на эскизах испытуемых сосуда и нахлесточного соединения показать местонахождение дефектов и описать их характер.

- Сделать выводы по работе.

Рабочее задание № 2

Произвести испытание на непроницаемость стыкового сварного соединения.

Цель работы: овладеть вакуумным методом контроля качества сварных соединений.

Оборудование, материалы и приборы для работы. Сварные соединения, насос РВН-20, вакуумресивер с вакуумметром, вакуумная камера с соединительными шлангами и трехходовым краном; мыло хозяйственное, вода, кисточка для нанесения мыльного раствора, мел, вода, кисточка для нанесения мелового раствора и керосина, ветошь.

Ход работы. Опыт № 1.

- Проверить работу насоса и исправность вакуумметра. Для этого закрыть трехходовым краном

вход воздуха в вакуумресивер, включить насос и следить за вакуумметром. При нормальной работе насоса и исправном вакуумметре через 5-8 минут в ресивере вакуум должен постигнуть 0,95 кг/см².

- Осмотреть испытуемый сварной образец, подготовить его и контролю, очистить от брызг и шлака. Приготовить мыльный раствор, смочить мыльным раствором шов и околошовную зону.

- Установить на контролируемый шов вакуум-камеру, слегка прижать ее до плотности и соединить трехходовым краном камеру с ресивером.

- Отметить дефектные места мелом, наблюдая через оргстекло образование мыльных пузырей.

- Соединить трехходовым краном камеру с атмосферой, снять ее и произвести аналогичным образом контроль на следующих участках шва, описать дефекты.

Опыт 2.

- Приготовить меловой раствор, покрыть раствором мела лицевую сторону сварного соединения и просушить его.

- Смочить керосином обратную сторону шва.

- Установить вакуум-камеру на шов, слегка прижать ее до плотного прилегания резины к металлу, создать в ней вакуум.

- По появлению на меловом слое жирных пятен обнаруживаем дефекты.

- Соединить трехходовым краном  камеру с атмосферой. Снять вакуум-камеру, осмотреть образец, описать дефекты.

- Сделать выводы по работе.

Рабочее задание № 3

Произвести испытание на плотность сварных швов различных соединений керосином.

Цель работы: овладеть техникой контроля керосиновой пробой. Провести исследовательскую часть работы по выявлению способов ускорения метода контроля керосиновой пробы.

Оборудование и материалы для работы. Сварные образцы, меловой раствор, керосин, кисточки для нанесения мелового раствора и керосина, электроды, сварочный пост, сушильный шкаф, секундомер.

Ход работы:

- Подготовить к сварке и сварить встык пять образцов, и очистить от шлака и брызг.

- Со стороны усиления нанести вдоль шва полоской меловой раствор. Ширина полоски 40 мм от оси шва   располагается симметрично относительно продольной оси сварного шва.

- После высыхания мелового раствора (в сушильном шкафу) с противоположной стороны сварного образца смочить место стыка керосином.

- Наблюдать за появлением темных пятен (дефектных мест) на поверхности сварного образца, покрытой меловым раствором. В отчете по работе на эскизах сварного образца отметить и охарактеризовать дефектные места.

Выполнить исследовательскую часть работы:

1. Взять образец КП-1, смочить керосином однократно. Заметить время появления керосина на обратной стороне шва.

2. Взять образец КП-2. смочить керосином многократно (4-6 раз за 1 мин.). Заметить время выявления пор и их количество.

3. Взять образец КП-3. смочить керосином многократно (15-20 раз за 1 мин.). Заметить время выявления пор и их количество. Сравнить между собой образцы 1, 2, 3 через 5, 10, 20 минут. Зарисовать расположение пор.

4. Взять образец КП-4. смочить керосином один раз. Обнаружить дефекты, зарисовать их.

5. Взять образец КП-5, смочить керосином один раз. Положить в печь, нагреть образец до температуры 60-70°С. Осмотреть образец через 30 сек., 1, 2, 5, 10, 20 мин. после нагрева. Зафиксировать дефекты, их количество и изменения за указанное время. Построить зависимость количества появившихся дефектов от времени по данным опытов 1, 2, 3, 5. Сделать выводы по работе.

4. Рабочее задание № 4

Произвести испытание на плотность сварных швов нахлесточного соединения химическим методом.

Цель работы: освоить химический метод контроля непроницаемости.

Оборудование и материалы для работы: образец нахлёсточного соединения, бачок с насосом и манометром для получения сжатого воздуха, однопроцентный раствор фенолфталеина на спирте, аммиак, белая бумага (полоска шириной 40 мм), соединительный шланг, пипетка.

Ход работы.

- Заготовить полоски бумаги шириной 30-40 мм каждая, длина полоски равна длине соответствующего шва плюс 15-20 мм.

- Через вспомогательную трубу образца нахлёсточного соединения ввести пипеткой в зазор между сваренными пластинками несколько капель.

- Создать давление 0,5-1 атм. в зазоре нахлёсточного соединения, как это выполнялось при пневматическом испытании.

- Пропитать 1- процентным раствором фенолфталеина (в спирте) полоски бумаги и наложить влажные полоски бумаги на испытуемые швы.

- Наблюдать появление на полосках пятен, которые появятся в местах неплотности швов, отметить мелом эти места. В отчёте по работе на эскизе нахлёсточного соединения отметить дефектные места а дать характеристику. Сопоставить полученные результаты с результатами пневматического испытания этого же соединения.

- Дать выводы по работе.

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЁТА

В отчете должны быть отражены следующие моменты для всех четырех видов рабочего задания:

- Цель работы.

- Общие положения (кратко).

- Схема расположения оборудования и контролируемого образца, схема установки.

- Ход работы или эксперимента.

- Эскизы образцов с указанием дефектных мест и описанием дефектов.

- Выводы.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Чем определяется чувствительность метода?

2. Какими способами можно ускорить данный метод контроля?

3. Назовите минимальный размер дефекта, который можно обнаружить для каждого из предложенных видов контроля.

4. Какие из методов контроля на непроницаемость позволяют контролировать не только плотность, но и прочность сварной конструкции?

5. Какими средствами можно ускорить процесс проникновения керосина через дефекты шва?

6. Какие ограничения при выборе метода контроля может наложить вид конструкции?

7. С какой целью проводят простукивание сварного соединения при испытании гидростатическим давлением?

8. Почему нельзя простукивать сварные соединения при пневмостатических испытаниях сосуда сжатым воздухом?

9. В чем состоит физическая сущность химического метода контроля?

10. В чем состоит физическая сущность вакуумного метода контроля?

11. В чем состоит физическая сущность метода контроля керосиновой пробой?

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Алёшин Н. П. Физические методы неразрушающего контроля сварных соединений. – М.:  Машиностроение,  2006.

2. Коробцов А. С., Фомин В. Н. Система обеспечения качества в сварочном производстве. – Ростов-на-Дону; изд-во «ДГТУ», 2013г.

3. Неразрушающий контроль и диагностика,-- Справ. под ред. Клюева В. В. . – М.:  Машиностроение,  2005.

4. Епифанцев Б.Н., Гусев Е.А. и др. Неразрушающий контроль. М.: Высшая школа, 1992.

Составитель: Владимир Николаевич Фомин

Методы контроля непроницаемости

сварных соединений.

Методические указания

к лабораторной работе № 5