- МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

- РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ»

#### Кафедра «Машины и автоматизация сварочного производства»

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ контроль СВАРНЫХ стыков ТРУБ малых ДИАМЕТРОВ

### Методические указания

к лабораторной работе № 8

## Ростов-на-Дону

2022 г.

Составитель       доц., к.т.н,  В. Н. Фомин

Ультразвуковой контроль сварных стыков труб малых диаметров. Методические указания к лабораторной работе по курсу «Система обеспечения качества сварных соединений» /ДГТУ. Ростов-на-Дону, 2022 г. 16c.

Рассмотрены вопросы ультразвукового контроля сварных соединений стыков труб энергоблоков тепловых станций, методика определения дефектов с помощью совмещенных и раздельно-совмещенных преобразователей.

# Научный редактор

профессор, д.т.н. 		                                      А. С. Коробцов

 Донской государственный технический университет                                                                       ДГТУ, 2022г.

ИНСТРУКЦИЯ

по технике безопасности при выполнении

лабораторных работ

1. Настоящая инструкция распространяется на всех лиц постоянно или временно работающих в лаборатории прочности сварных конструкций.

2. К работе в лаборатории допускаются лица прошедшие инструктаж по технике безопасности, оформленные в специальном журнале, а студенты - в контрольно-групповом листе.

3. Перед включением установок необходимо предварительно, внешним осмотром, убедиться в наличии заземления.

4. Открывать распределительные шкафы для смены предохранителей, подключать и отключать оборудование имеет право дежурный электрик.

5. Разрешение на начало проведения исследований дает преподаватель, ведущий занятия. Работа проводится в его присутствии.

ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

В данной работе рассматривается оборудование и технология ультразвукового контроля сварных соединений труб диаметром до 325 мм с толщиной стенки от 2 до 9 мм. Изделия такого типа - один из самых распространенных объектов контроля. Например, на одном энергоблоке тепловой станции (ГРЭС, ТЭЦ) средней мощности количество сварных соединений труб указанных выше типоразмеров может достигать многих тысяч. Это стыки труб в поверхностях теплообмена, трубопроводах пара и горячей воды технологических трубопроводов, газопроводов и т.д.

Характерной особенностью данных соединений является большая кривизна контролируемых поверхностей, а также большое значение отношения высоты валиков сварных швов (усиления и обратного) к толщине контролируемого металла. При использовании традиционных технологий (совмещенных ультразвуковых пьезопреобразователей) указанные факторы приводят к появлению помех высокого уровня, основными из которых являются сигналы, отраженные от валиков сварных стыков, и сигналы, возбуждаемые поверхностными волнами. Поэтому данные соединения считаются весьма неудобным объектом для ультразвукового (У3) контроля. Тем не менее современные средства У3 контроля позволяют проводить достоверный и оперативный контроль таких изделий.

- Методические основы ультразвукового контроля

сварных соединений труб малых диаметров

1.1. Состояние вопроса

В настоящее время для ультразвукового контроля рассматриваемых изделий используют совмещенные и раздельно-совмещенные пьезопреобразователи (ПЭП). Раздельно-совмещенные ПЭП широко внедряются в последние годы в связи с применением так называемых преобразователей "хордового" типа с эластичным протектором. Соответствующие методики весьма перспективны и имеют много существенных преимуществ.

Рассмотрим последовательно перечисленные подходы.

1.2. Применение для контроля совмещённых преобразователей

Методики, основанные на применении совмещённых пьезоэлектрических преобразователей (ПЭП) включают в себя следующие основные элементы:

а) выделение (стробирование) на экране дефектоскопа зоны соответствующей выявлению дефектов прямым и однократно отражённым лучом;

б) прозвучивание стыка прямым и, возможно, однократно отражённым лучом (рис. 1,а);

в) проведение сканирования сварного соединения путем возвратно-поступательного перемещения ПЭП вдоль стыка    (рис. 1,б).

Рис. 1. Прозвучивание сварного соединения совмещённым пьезопреобразователем: а) схема прозвучивания; б) траектория сканирования

а - шаг сканирования; Lmin- минимальное;                     Lmax - максимальное расстояние ПЭП при поперечном перемещении от оси шва

В соответствии с действующими документами настройка чувствительности и координат стробирующего импульса чаще всего проводится по угловым отражателям ("зарубкам").

Напомним, что толщина изделия мала (6-8 мм и менее). При этом валик усиления имеет ширину 2в=12-18 мм. Поэтому для обеспечения прозвучивания прямым лучом максимально возможного объёма сварного стыка необходимо выбирать ПЭП с минимально возможной стрелой и максимально возможным углом ввода. Практически это означает, что стрела ПЭП должна быть не больше, чем 7-8 мм, а угол ввода - около 70°. Однако даже в этом случае прямым лучом удается охватить только нижнюю половину, а чаще нижнюю треть толщины металла.

Для контроля верхней половины соединения можно использовать однократно отражённый луч. Однако практическая реализация такой схемы крайне сложна: из-за малой толщины металла (особенно при толщине менее 6 мм) валик усиления стыка и обратный валик создают столь мощные и плохо разделённые во времени помехи, что выделить на их фоне сигнал от дефекта часто просто невозможно.

При контроле рассматриваемых соединений совмещённым ПЭП удается надёжно контролировать лишь нижнюю половину (или даже треть) толщины металла сварного соединения. Поэтому в данном случае можно уверенно выявлять только дефекты, концентрирующиеся в корне шва. В основном это плоскостные дефекты: трещины, непровары. Объемные дефекты (поры, свищи, а также их скопления) чаще встречаются в верхней части стыка и выявляются значительно хуже.

Необходимо отметить ещё одну особенность контроля по рассматриваемой схеме. Поскольку используются ПЭП с большими углами ввода ультразвукового луча, то в изделии возбуждается мощная поверхностная волна. Помехи, создаваемые ею (например, сигналы, отражённые от неровностей валика усиления шва), практически не разрешаются во времени от сигналов, отражённых от дефектов (напомним, что контролируются малые толщины). Это существенно усложняет проведение контроля.

1.3. Методики, применяемые для контроля с помощью раздельно-совмещенных преобразователей

Методики с использованием раздельно-совмещенных пьезопреобразователей "хордового" типа (PC ПЭП) имеют следующие особенности (рис. 2):

а) выделение (стробирование) на экране дефектоскопа зоны, соответствующей выявлению дефектов прямым лучом (отражение ультразвуковых волн от донной поверхности отсутствует);

б) прозвучивание стыка прямым лучом (рис. 2а);

в) поступательное перемещение ПЭП вдоль стыка, дополняемое небольшими поперечными его перемещениями (рис. 26).

Схема прозвучивания сварного стыка труб малых диаметров с использованием раздельно-совмещенных пьезопреобразователей (PC ПЭП) "хордового" типа имеет вид» представленный на рис. 2.

а

б

Рис. 2. Прозвучивание сварного соединения раздельно-совмещенным пьезопреобразователем "хордового" типа.

а) схема прозвучивания; б) траектория сканирования

Ультразвуковые волны излучаются преобразователем А и вводятся в металл через контактирующую жидкость, находящуюся между призмой ПЭП и поверхностью трубы. На границе призма - изделие происходит трансформация продольной волны, излучаемой пьезопластиной, в поперечную. Эта последняя вводится в изделие и используется для выявления дефектов. Поперечная волна распространяется по направлению стрелки к отражателю D . В случае, если в изделии имеется дефект (отражатель D), волна, падающая на него, претерпевает зеркальное отражение в направлении приемного преобразователя В. Угол ввода ультразвуковой волны α и угол разворота центральных лучей φ, а также точки ввода А и приёма В выбираются таким образом, что центральные лучи диаграмм направленности излучающего и приемного ультразвуковых преобразователей (AD и ВD, соответственно) находятся в одной плоскости Q, проходящей через середину сечения стенки трубы. При этом за счет раскрытия ультразвукового пучка обеспечивается практически равномерное озвучивание всего сечения стенки трубы (сварного соединения).

2. Устройство и принцип работы

2.1. Принцип контроля изделий с помощью аппаратуры комплекса основан на свойстве ультразвуковых колебаний, которые, распространяясь в среде с однородными акустическими характеристиками, могут отражаться от дефектов этой среды, представляющих собой локальные протяженные или компактные зоны, упругие свойства которых отличаются от упругих свойств основной среды.

2.2. Работает комплекс следующим образом (см. рис. 3). Генератор радиоимпульсов ультразвукового дефектоскопа 1 вырабатывает кратковременные сигналы, возбуждающие излучающий пьезоэлемент 3 раздельно-совмещенного пьезопреобразователя 2.

Рис. 3. Принцип работы аппаратуры комплекса:

1-дефектоскоп; 2-PC ПЭП; 3-излучающий пьезоэлемент;             4-приемный пьезоэлемент; 5-основной металл соединения;            6-наплавленный металл шва; 7-дефект; 8-блок индикации

Излученный пьезоэлементом 3 импульс ультразвуковых колебаний (УЗК) через тонкий слой контактирующей жидкости вводится в основной металл контролируемого соединения 5 и поступает в наплавленный металл шва 6. Если на шве имеется дефект 7,. импульс УЗК отражается от него в направлении приемного пьезоэлемента 4. Пьезоэлемент 4 преобразует импульс УЗК (эхо-импульс) в электрический сигнал, который поступает далее на вход приемника дефектоскопа I и после усиления, детектирования и селекции вызывает срабатывание блока индикации 8. Так как величина эхо-сигнала (при прочих равных условиях) зависит от величины отражающей поверхности обнаруженного дефекта, по его (эхо-сигнала) амплитуде можно судить о размерах и допустимости дефекта.

2.3. Конструктивные параметры PC ПЭП выбраны таким образом, что центральные лучи диаграмм направленности излучающего и приемного пьезоэлементов находятся в одной плоскости, проходящей через середину сечения стенки трубы. Этим достигается практически равномерное прозвучивание всего сечения контролируемого шва.

2.4. РС ПЭП (рис.4) собран по раздельно-совмещенной схеме и состоит из:

- корпуса I с закреплёнными на нем высокочастотными разъёмами 2 для подключения соединительных кабелей;

- двух призматических притёртых ультразвуковых преобразователей 3, залитых в корпусе демпфирующей износостойкой полимерной композицией.

2.5. Для настройки и проверки аппаратуры комплекса используются стандартный образец, соответствующий выбранным ПЭП (СОП) (рис.4). Образцы выполнены в виде трубных сегментов, максимальная толщина стенки и кривизна поверхностей которых соответствует указанным параметрам труб, сварные соединения которых подлежат контролю. В стенке образца изготовлено отверстие с плоским дном 4, площадь которого (дна) при настройке аппаратуры комплекса определяет чувствительность контро-ля.

Для удобства установки PC ПЭП при настройке и проверке работоспособности аппаратуры на образцах закреплены стальные ограничительные полоски с меткой 5. или нанесены метки, указывающие положение эталонного отражателя (отверстия с плоским дном) и место установки передней грани РС ПЭП.

Рис.4 РС ПЭП, собранный по раздельно совмещенной схеме

2.6. В качестве дефектоскопа при работе с аппаратурой УД-И используется специальный малогабаритный дефектоскоп-индикатор (например УД-И71). Допускается применение эхо-импульсного дефектоскопа другого типа, имеющего возможность раздельного включения излучающего и приёмного пьезопреобразователей с номинальной рабочей частотой 5.0±0.5 МГц, аттенюатор и индикатор превышения установленного порога амплитуды эхо-сигнала.

Примечание: Аттенюатор - устройство, служащее для, уменьшения электрического напряжения или электрической мощности в заданное число раз.

3. Подготовка к работе

3.1. Извлечь PC ПЭП, соединительные кабели и СОП из упаковочного футляра.

3.2. Включить дефектоскоп и убедиться в его работоспособности, следуя указаниям инструкции по его эксплуатации.

3.3. Смазать контактирующей жидкостью рабочую поверхность СОП. В качестве контактирующей жидкости следует использовать смазки, оговоренные технологической инструкцией на контроль данного сварного соединения (машинное масло, солидол, вазелин и т.п.).

3.4. Проверить работоспособность PC ПЭП, для чего:

3.4.1. Подключить к дефектоскопу с помощью кабелей и соответствующих разъемов любой из PC ПЭП, входящих в данный комплект.

3.4.2. Установить органы управления дефектоскопа в положение, рекомендуемое инструкцией по эксплуатации этого прибора для режима настройки.

3.4.3. Установить PC ПЭП на рабочую поверхность СОП образца с отверстием с плоским дном, выполненным в середине сечения образца таким образом, чтобы передняя грань PC ПЭП была направлена к торцу образца и находилась от него на расстоянии, указанном на табличке, прикрепленной к корпусу.

3.4.4. Получить на индикаторах дефектоскопа устойчивый эхо-сигнал от торцевой поверхности СОП. Для чего плотно и равномерно прижимая PC ПЭП к поверхности образца, перемещать первый в пределах 3-5 мм относительно его исходного положения.

Наличие устойчивого эхо-сигнала от торцевой поверхности СОП является свидетельством исправности PC ПЭП.

3.4.5. Установить РС ПЭП на поверхность СОП таким образом, чтобы передняя грань его корпуса располагалась вплотную к ограничительной полоске (или к соответствующей риске на поверхности образца), а контрольные метки на корпусе PC ПЭП и на ограничительной полоске (или на поверхности образца) совпадали (находились друг против друга).

3.4.6. Получить на индикаторах дефектоскопа устойчивый сигнал от отверстия с плоским дном в образце. Для этого, равномерно и плотно прижимая PC ПЭП к поверхности образца, перемещать первый вдоль ограничительной полоски (или риски) в пределах прибл. 1 мм в обе стороны относительно контрольной метки. При получении сигнала PC ПЭП зафиксировать (остановить) в соответствующем положении.

3.4.7. В случае если при проведении операций по п. 3.4.6 получить сигнал не удается, то следует добиться его появления, манипулируя регуляторами чувствительности и времени задержки строб-импульса дефектоскопа.

3.4.8. Поочередно проверить работоспособность всех PC ПЭП, входящих в состав данного комплекта, проводя операции по пп. 3.4.I ... 3.4.7.

4. Цель работы

4.1. Ознакомиться с принципами контроля с помощью совмещенных и раздельно-совмещенных преобразователей.

4.2. Изучить методику и приборы для ультразвукового контроля труб малого диаметра.

4.3. Овладеть техникой контроля сварных соединений с помощью дефектоскопа индикатора типа УД-И71.

5. Рабочее задание

5.1. Ознакомиться с устройством дефектоскопа индикатора типа УД-И71. Изучить основные узлы, их назначение, ручки управления.

5.2. Научиться обращаться с преобразователями, методикой их установки, перемещения.

5.3. Освоить методику настройки дефектоскопа, используя при этом СОП (образец с отверстием, имеющим плоское дно).

6. Порядок выполнения работы

Работа включает в себя:

- контроль сварного соединения с помощью раздельно-совмещённого преобразователя (используется дефектоскоп общего назначения и дефектоскоп-индикатор);

- сравнение результатов ультразвукового и радиографического контролей.

6.1. При выполнении работы используются:

- ультразвуковой дефектоскоп общего назначения (например, УД2-12):

- дефектоскоп-индикатор (например. УД-И71);

- РС ПЭП хордового типа с эластичным протектором ;

- стандартные образцы (СОП), соответствующие выбранным ПЭП;

- фрагменты сварных стыков труб с дефектами (реальными и искусственными) ;

- дефектограммы (радиографические снимки) сварных стыков труб с дефектами (реальными и искусственными).

Примечание: при работе с РС ПЭП хордового типа с эластичным протектором используются стандартные образцы с отверстием с плоским дном, выполненным в середине сечения образца.

6.2. Контроль сварного соединения с помощью раздельно-совмещённого преобразователя (PC ПЭП) выполняют в два этапа: используя дефектоскоп общего назначения и дефектоскоп-индикатор.

6.2.1. Контроль сварного соединения с помощью раздельно-совмещённого преобразователя и дефектоскопа общего назначения

6.2.1.1. Подготовить дефектоскоп УД2-12 к работе

6.2.1.2. Настроить дефектоскоп УД2-12, для чего:

а) смочить контактирующей жидкостью поверхность СОП (образца с отверстием с плоским дном, выполненным в середине сечения образца);

б) сориентировать PC ПЭП в сторону отверстия с плоским дном в СОП и установить PC ПЭП на поверхность стандартного образца в положение, соответствующее паспортным данным PC ПЭП (оно указывается на шильдике PC ПЭП как расстояние от PC ПЭП до отражателя);

в) действуя регуляторами «►» « ←→ » « ↔ » « ←→ » « ↔ », а также кнопками аттенюатора, произвести настройку дефектоскопа таким образом, чтобы:

- стробирующий импульс располагался в центре экрана и длительность его составляла 2.5-3 мкс (три-четыре малых деления шкалы экрана дефектоскопа в случае, когда зондирующий импульс расположен в начале развертки).

- импульс, отраженный от отверстия с плоским дном, располагался в центре стробирующего импульса;

- амплитуда импульса, отраженного от отверстия с плоским дном, была равна "О" дБ (верхняя линия экрана дефектоскопа УД2-12).

6.2.1.3. Выполнить контроль, для чего

а) смочить поверхность контролируемого сварного соединения контактирующей жидкостью;

б) установить PC ПЭП на поверхность изделия; при этом расстояние от передней грани PС ПЭП до оси шва должно соответствовать паспортным данным PC ПЭП;

в) провести контроль сварного соединения; при этом PC ПЭП следует перемещать только вдоль сварного стыка, совершая им возвратно-поступательное перемещение; допускаются незначительные (до ±2 мм) отклонения PC ПЭП от расчётного расстояния;

г) контроль провести с каждой стороны сварного шва;

д) результаты контроля каждого сварного стыка занести в карту контроля.

Примечание. При проведении контроля для выделения сигналов от дефектов на фоне помех, следует иметь в виду следующие обстоятельства: демпфируя поверхность контролируемого изделия между передней гранью PC ПЭП и контролируемым стыком, можно убедиться в том, что принимаемые сигналы не связаны с поверхностной волной, возбуждаемой на поверхности изделия.

6.2.2. Контроль сварного соединения с помощью раздельно-совмещённого преобразователя и дефектоскопа-индикатора

6.2.2.1. Подготовить дефектоскоп УД-И71 к работе.

6.2.2.2. Настроить дефектоскоп УД-И71, для чего:

а) смочить контактирующей жидкостью поверхность СОП (образца с отверстием с плоским дном, выполненным в середине сечения образца) ;

б) установить PC ПЭП на поверхность стандартного образца, ориентируя его в сторону плоского торца образца; при этом расстояние от передней грани PC ПЭП до плоского торца образца должно соответствовать паспортным данным PC ПЭП (указывается на шильдике PC ПЭП как расстояние от PC ПЭП до отражателя);

в) установить переключатель "3 дБ" и регулятор «►» (чувствительность) в положения, обеспечивающие максимальную чувствительность дефектоскопа;

г) вращая регулятор " ←→ " (зона контроля), добиться устойчивого срабатывания оптического и звукового индикаторов дефектоскопа; при этом обеспечивается предварительная настройка дефектоскопа УД-И71;

д) сориентировать PC ПЭП в сторону отверстия с плоским дном в СОП и установить PC ПЭП на поверхность стандартного образца в положение, соответствующее паспортным данными PC ПЭП (указывается на шильдике PC ПЭП как расстояние от PC ПЭП до отражателя);

е) незначительно вращая регулятор " ←→ ", добиться устойчивого срабатывания оптического и звукового индикаторов дефектоскопа;

ж) определить крайние положения регулятора " ←→ ", при которых имеется устойчивое срабатывание индикаторов дефектоскопа, и установить его в среднее положение;

з) вращая регулятор «►» против часовой стрелки, добиться такого его положения, когда индикация наличия дефекта имеется, но находится на грани срыва (прерывистая индикация оптического и звукового индикаторов дефектоскопа);

е) процедуры по пп. е). ж), з) повторить 2-3 раза, добиваясь точной настройки дефектоскопа-индикатора.

6.2.2.3. Выполнить контроль, для чего:

а) смочить поверхность контролируемого сварного соединения контактирующей жидкостью;

б) установить РА ПЭП на поверхность изделия; при этом расстояние от передней грани PC ПЭП до оси шва должно соответствовать паспортным данным PC ПЭП;

в) установить поисковую чувствительность дефектоскопа-индикатора с помощью переключателя "3 дБ" и провести контроль сварного соединения; при этом PC ПЭП следует перемещать только вдоль сварного стыка, совершая им возвратно-поступательное перемещение; допускаются незначительные (до ±2мм) отклонения PC ПЭП от расчётного расстояния;

г) контроль провести с каждой стороны сварного шва;

д) результаты контроля каждого сварного стыка занести в карту контроля.

Примечание: При проведении контроля для выделения сигналов от дефектов на фоне помех, следует иметь в виду следующее обстоятельство: демпфируя поверхность контролируемого изделия между передней гранью PC ПЭП и контролируемым стыком, можно убедиться в том, что принимаемые сигналы не связаны с поверхностной волной, возбуждаемой на поверхности изделия.

6.3. Сравнить результаты ультразвукового и радиографического контроля и занести эти данные в отчет о выполнении работы.

7. Содержание отчёта

В отчете должны быть представлены:

- оформленные карты контроля сварных стыков труб ультразвуковым методом, в том числе с применением:

- PC ПЭП хордового типа с эластичным протектором и дефектоскопа общего назначения;

- PC ПЭП хордового типа с эластичным протектором и дефектоскопа-индикатора;

- результаты расшифровки радиографических снимков сварных стыков труб;

- результаты сравнения выявляемых дефектов ультразвуковым и радиографическим методом;

- выводы и предложения по выбору эффективного метода контроля сварных стыков труб малого диаметра.

8. Вопросы для самопроверки

8.1. Какие акустические методы контроля применяются в машиностроении?

8.2. Какие характерные дефекты возможно выявить с помощью акустических методов?

8.3. Назовите достоинства и недостатки акустических методов в сравнении с радиационными.

8.4. В каких отраслях промышленности акустические методы нашли широкое распространение?

8.5. Что называется акустической волной?

8.6. Физическая природа ультразвуковых волн.

8.7. Как различаются упругие волны между собой в зависимости от направления колебания частиц по отношению к направлению распространения волны?

8.8. В чем сходство ультразвуковых колебаний по своим свойствам со свойствами световых лучей?

8.9. Источники возбуждения ультразвуковых волн.

8.10. Принцип работы пьезоэлектрического преобразователя.

8.11. Интерференция, дифракция, реверберация. Что это такое?

8.12. Назовите основные методы ультразвукового контроля сварных соединений труб малого диаметра.

8.13. Перечислите основные особенности контроля совмещенным ПЭП.

8.14. Перечислите основные особенности контроля PC преобразователями хордового типа.

8.15. Перечислите основные источники помех при контроле ПЭП различных типов.

### 9. Рекомендуемая литература

- Алёшин Н. П. Физические методы неразрушающего контроля сварных соединений. – М.:  Машиностроение,  2006

- Коробцов А. С., Фомин В. Н. Система обеспечения качества в сварочном производстве. – Ростов-на-Дону; изд-во «ДГТУ», 2013г.

3.Неразрушающий контроль и диагностика,-- Справ. под ред. Клюева В. В. . – М.:  Машиностроение,  2005

##### Составители:                                             доц. к.т.н. В.Н. Фомин

Ультразвуковой контроль сварных стыков труб малых диаметров.

### Методические указания

к лабораторной работе № 8