ЛЕКЦИЯ №11. КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛОВ И ЗАЩИТА ОТ НЕЕ.

11.1. Определение коррозии. Типы коррозионных процессов.

Коррозией (от лат. «corrodere» разъедать) называется физико-химическое взаимодействие металла с окружающей средой. При коррозии происходит гетерогенное окисление металла, сопровождающееся восстановлением одного или нескольких компонентов среды. Таким образом, коррозия – это окислительно-восстановительные реакции с участием металла.

Коррозия металлов наносит огромный ущерб мировому хозяйству. Из-за коррозии в мире ежегодно теряется около 2% всего металлического запаса или 20% ежегодной мировой выплавки металла. Затраты на борьбу с коррозией и потери от коррозии в мире составляют более 100 млрд.долларов ежегодно, причем тенденции к снижению затрат в промышленно развитых странах не наблюдается.

В связи с этим понятно, что разработка эффективных мер борьбы с коррозией является одной из наиболее актуальных задач современной науки. Для борьбы с коррозией необходимо понимание тех химических реакций и физико-химических процессов, которые протекают в ходе коррозионного  разрушения металлов.

Если учесть все разнообразие металлов и сплавов, используемых современной техникой, а также условия их эксплуатации в различных агрессивных средах, то становится ясным, что трудности в борьбе с коррозией имеют принципиальный характер, связанный с большим разнообразием коррозионных процессов, меняющихся не только в зависимости от вида металла или сплава и природы агрессивной среды, но и от условий эксплуатации, конструкционных особенностей изделия, времени протекания коррозионного процесса и т.д.

Понятно, что в таком случае необходима классификация коррозионных процессов, в основу которой обычно кладут условия протекания и характер агрессивной среды.

В настоящем курсе будем различать:

- химическую коррозию, выделяя коррозию в газовых средах и коррозию в растворах неэлектролитов;

- электрохимическую коррозию, выделяя коррозию в растворах электролитов, коррозию под действием электрического тока, коррозию под воздействием механических напряжений.

В технических приложениях коррозию принято классифицировать по характеру коррозионных повреждений и их распределению по поверхности коррозирующего металла. При этом выделяют равномерную и неравномерную коррозию (рис. 11.1.).

Равномерной коррозией называют такой коррозионный процесс, при котором коррозией поражена в приблизительно одинаковой степени вся поверхность коррозирующего металла или сплава (рис.11.1. а).

Основной характеристикой равномерной коррозии является ее скорость, определяющаяся количеством металла или сплава, коррозирующегося на единице поверхности в единицу времени:

υ=ΔmΔt⋅S,

где V- скорость равномерной коррозии;

∆m – масса металла или сплава, подвергшаяся коррозии;

∆t – время коррозии;

S – общая поверхность металла или сплава, подвергшаяся коррозии.

Равномерная коррозия является наиболее простым случаем коррозионных повреждений, что позволяет сравнительно легко прогнозировать срок службы металлоконструкций в условиях равномерной коррозии, если известна ее скорость. Однако такой вид коррозии встречается очень редко. Более распространена неравномерная коррозия, которую отличает многообразие проявлений и часто скрытый от визуального наблюдения характер протекания.

Неравномерной коррозией называют коррозионный процесс, при котором коррозией поражены отдельные участки поверхности или объема коррозирующего металла или сплава (рис. 11.1. б).

Характеристика скорости неравномерной коррозии по аналогии с равномерной не позволяет прогнозировать ресурс работы металлоконструкций, так как развитие коррозионных процессов в глубь металла даже на небольших участках может приводить к выходу из строя  отдельных элементов машин, механизмов, приборов и т.д. В связи с этим скорость неравномерной коррозии определяют максимальной глубиной коррозионного повреждения.

Важнейшими видами неравномерной коррозии являются:

- коррозия пятнами, или местная коррозия (см. рис. 11.1. в);

- питтинг, или щелевая коррозия (г);

- межкристаллитная коррозия (д);

- коррозионное растрескивание (е);

- селективная коррозия (ж).

- Каждый из указанных видов имеет свои особенности, по-своему опасен и проявляется  в определенных условиях. Важно то, что часто они встречаются вместе, что приводит к их взаимному усилению. Например, равномерная коррозия, коррозия пятнами и питтинг почти всегда встречаются вместе, что приводит к быстрому разрушению металлов или сплавов, если не предпринимать усилия для защиты от коррозии.

Рис. 11.1. Виды коррозионных повреждений: а – равномерная коррозия;

б-ж – неравномерная коррозия.

11.2. Химическая коррозия.

Химической называется коррозия, протекающая в отсутствии электролитов и не связанная с протеканием электрического тока в корродирующем металле.

Химическая коррозия, протекающая  в отсутствии электролитов при высоких температурах, называется высокотемпературной, или газовой коррозией. Такому виду коррозионных повреждений подвержены прежде всего детали и узлы машин, работающие при высоких и сверхвысоких температурах. Например, детали цилиндро-поршневой группы двигателей внутреннего сгорания, детали ракетных двигателей, защита пускаемых космических аппаратов и т.д.

Основная химическая реакция в условиях газовой коррозии на воздухе – это окисление металла кислородом воздуха

nM(тв)+m2O2(3)=MenOm(тв),

в результате чего на поверхности металла в большинстве случаев образуется пленка оксида. Свойства оксида, кинетика его роста на поверхности  и прочность сцепления (адгезия) с основным металлом предопределяют дальнейшее развитие коррозионного процесса и стойкость металла в условиях газовой коррозии.

Огромную роль при этом играет толщина оксидной пленки на поверхности металла, которая  может по-разному изменяться во времени, а также иметь разные законы роста при разных температурах. Примером может служить рост оксидной пленки на титане в зависимости от температуры. В условиях газовой коррозии титана основным продуктом является оксид

Ti+O2=TiO2 ,

который при температуре до 650оС надежно защищает титан от дальнейшего развития коррозионного процесса (пассивация титана), вследствие логарифмического закона роста пленки оксида (рис.11.2).

При  температуре выше 650оС, но ниже 850оС, закон роста пленки на поверхности титана становится параболическим, и при этих температурах пленка растет, хотя и с замедлением, но непрерывно (частичная пассивация), что ограничивает области применения титана при температуре выше 650оС. Наконец, при температуре выше 850оС закон роста пленки становится линейным. Пленка непрерывно растет на поверхности титана, т.е. не защищает металл   от       развития        коррозионного

Рис.11.2.Зависимость толщины пленки

на  поверхности титана от времени

при разных температурах.

процесса, что      делает      невозможным применение титана при температурах выше 650оС.

Состав и структура оксидных пленок на поверхности металлов, подвергающихся химической газовой коррозии, чрезвычайно сложны и зависят от многих факторов: температуры, времени коррозионного воздействия, природы металла и образующего оксида.

Для металлов,  имеющих переменную степень окисления, строение оксидных пленок на поверхности может быть разным, не только в зависимости от условий коррозии, но и от толщины. Например , при коррозии железа состав образующейся оксидной пленки меняется по толщине. На поверхности оксидной пленки в основном образуется более богатый кислородом оксид Fe2O3 , а в  глубине пленки (ближе к поверхности неокисленного металла) менее богатыми кислородом оксид FeO. Таким образом, при движении по нормали к поверхности корродирующего железа состав оксидной пленки изменяется от Fe2O3 до FeO, что схематично показано на рис. 11.3. Понятно, что резких границ между изображенными слоями не существует, а переход от одного состава оксида к другому осуществляется непрерывно, причем на поверхности железа всегда можно обнаружить все многообразие возможных оксидов железа.

Важнейшей характеристикой способности металла к устойчивости в условиях газовой коррозии является возможность его пассивации.

Пассивацией называется явление торможения окисления металла, обусловленное образованием и наличием на его поверхности пленок оксидов или солей.

Рис. 11.3. Структура оксидной

пленки на поверхности

железа.

Пассивация происходит не только в условиях газовой коррозии, например, пассивация свинца в серной кислоте обусловлена образованием на его поверхности нерастворимой соли PbSO4, но при химической газовой коррозии она имеет наибольшее значение. Понятно, что возможность пассивации металлов в условиях газовой коррозии определяется прежде всего свойствами образующейся на поверхности оксидной пленки. Чем лучше защищает образовавшаяся пленка от воздействия коррозионной среды, тем более устойчив металл в коррозионном процессе, тем сильнее он пассивируется.

Известно, что наилучшими защитными свойствами обладают пленки смешанных оксидов типа шпинелей МеО·Ме2О3. Такие пленки образуются на поверхностях нержавеющих сталей, например, нихрома – сплава никеля с хромом: Cr2O3·NiO, FeO·Cr2O3 и т.д.

При высокотемпературной коррозии металлов и сплавов особое значение приобретают физико-химические свойства оксидной пленки, в частности, температуры плавления и кипения оксидов, которые в сопоставлении с температурой плавления металла или сплава определяют как температурные пределы применения металла, так и возможность его пассивации при высоких температурах.

В частности, если металл образует оксид с температурой плавления ниже температуры плавления металла, то при высоких температурах (ТкипМеnOm<Т<ТплМе) оксид, испаряясь с поверхности, обнажает новую поверхность, которая непрерывно окисляется, и такой металл является нестойким в условиях газовой коррозии. Пассивация при этом не происходит. Именно по этой причине практически не пассивируются металлы d – элементы, обладающие высокими степенями окисления и дающие в связи с этим летучие оксиды. Температура кипения и плавления (Тпл и Ткип) некоторых высших оксидов металлов сопоставлены в табл. 11.1 с температурами плавления металлов.

Таблица 11.1

Температура плавления некоторых металлов и температура кипения и плавления их высших оксидов.

| Ме | Тпл,оС | МехОy | Тпл,оС | Ткип,оС | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ti Zr V Nb Cr Mo W Mn Re | 1668 1855 1825 2468 1850 2621 3390 1247 3175 | TiO2 ZrO2 V2O5 Nb2O5 Cr2O3 MoO3 WO3 Mn2O7 Re2O7 | 1842 2700 670 2465 - 795 1475 - 296 | 2670 4300 2300 - - 1460 1930 - 362 | Разлагается Разлагается |

Как видно из представленных в таблице данных, такие металлы, как молибден, вольфрам, ниобий, тантал, рений, являются нестойкими в условиях газовой коррозии, так как образующиеся на их поверхности оксиды не могут защищать поверхность металла от развития коррозионного процесса. Напротив, такие металлы, как титан или цирконий, вполне устойчивы в условиях газовой коррозии, чтои подтверждается свойствами их оксидов. Температуры кипения оксидов этих металлов значительно выше температур плавления металлов.

Металлы, химически устойчивые в условиях газовой коррозии называются жаростойкими. К жаростойким металлам относят прежде всего нихромы – сплавы никеля с хромом. Помимо жаростойкости в технике важное значение имеет и жаропрочность, характеризующая способность металлов сохранять длительную прочность при высоких температурах.