Задания студентам заочной формы обучения

к контрольным работам по дисциплине

«Математическое моделирование предельных состояний твердого тела»

Контрольная работа состоит из двух теоретических вопросов рабочей программы по дисциплине «ММПСТТ» и решения двух задач по заданному условию.

Номер задания выбирается по сумме последних трех цифр номера зачетной книжки.

Вариант№1

- Гипотеза «единой кривой». Понятие простого нагружения

- Физический и геометрический смысл условия пластичности.

- Три образца из различных материалов нагрузили таким образом, что напряженное состояние описывается тензором напряжений

Тσ=5200000000−520

Определить в каком состоянии находятся образцы, если для них σТ равно 450, 500, 550 МПа соответственно.

- Стандартный длинный образец диаметром 10мм растянули до перехода в первое предельное состояние и разгрузили. Определить длину образца под нагрузкой и после разгрузки, если сталь малоуглеродистая, у которой σ0,2=350МПа, а Е=2 ×105МПа

Вариант№2

1.Вывод  закона парности касательных напряжений.

2. Малые деформации (вывод формул).

3. Построить диаграмму Мора для элементарной площадки, находящейся под действием полного напряжения величиной 300 МПа и касательного напряжения равного 120 МПа. Углы наклона площадки относительно главных осей равны 30° и 60°

4.	Стандартный длинный образец диаметром 6мм из стали 12Х18Н10Т растягивают в условиях сверхпластичности с переменной скоростью. Через определенные промежутки времени фиксируют скорость деформации ε, площадь поперечного сечения образца F и силу деформации Р:

| ε, с-1 | 10-4 | 5×10-3 | 10-3 | 5×10-2 | 10-2 | 5×10-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F, м2 | 18,8 | 15,7 | 13,5 | 11,8 | 10,5 | 9,42 |
| Р, кН | 0,662 | 0,667 | 0,679 | 0,854 | 1,31 | 1,91 |

Построить графики зависимостей:           σ(ε)    и     σ(ψ)

Вариант№3.

1. Определение напряжений в наклоненных площадках.

2. Вывод зависимостей между напряжениями и деформациями за пределом упругости.

3. Плоскую листовую заготовку из стали 08КП (σТ=246МПа) нагрузили так, что ее напряженное состояние описывается тензором напряжений.

Тσ=1800000000σз

Каким должно быть напряжение σз. чтобы заготовка деформировалась пластически.

- По заданному графическому изображению модели сплошной среды

- силу растяжения и сжатия образцов диаметром 10мм и длинной 100мм до степени деформации 0,2;

- силу, необходимую для растяжения и сжатия указанных образцов на 6мм.

Вариант№4

1. Условия пластичности Губера-Мизеса и Треска-Сен-Венана-Леви.

2. Главные нормальные напряжения. Инвариантные характеристики напряженного состояния (вывод формул).

3. Прямоугольная заготовка с начальными размерами В=200мм, L=250мм, Н=10мм получила деформацию определенную тензором Tε. Найти ее конечные размеры, если:

Тε=0,050,000,000,000,000,000,000,00−0,05

- По заданной модели сплошной среды

определить ее параметры и силу необходимую для растяжения и сжатия образцов диаметром 10мм и длиной 20мм до степени деформации 0,1. Установить, какая сила потребуется для растяжения и сжатия указанных образцов на 5мм.

Вариант №5.

1.  Построение диаграммы напряжений Мора.

2.  Конечные деформации, приращение длины линейного элемента.

3. В точке М деформируемого тела заданы: среднее напряжение σср=-185МПа, главнее касательные напряжения τ12=156МПа; τ23=−3921МПа; τ31=236МПа. Вычислить компоненты тензора главных напряжений Тσ.

4. При испытании на растяжение стандартного образца длиной 100мм и диаметром 10мм, получили следующие результаты:

| № п/п | Деформируемый материал | Усилие деформирования Р(кН) при растяжении на Δlмм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2,5 | 5 | 7,5 | 10,0 | 12,5 | 15,0 | 17,5 | 20,0 |
| 1 | Алюминий | 6,1 | 6,5 | 6,8 | 7,2 | 7,6 | 7,9 | 8,1 | 8,3 |

Составить таблицу расчетных значений «σ» и «ε» и построить график функции «σ=f(ε)».

Вариант 6.

1. Понятие тензора напряжений, шарового тензора, девиатора напряжений, их физический смысл. Инварианты тензора напряжений, девиатора напряжений.

2. Основные понятия о предельном состоянии. Четыре теории прочности.

З. Образец, имеющий размеры h0×b0×l0=1×2×4cм, подвергнут осадке с относительной деформацией по высоте lh=Δhh0=0,1. Принимая объем неизменным и напряженное состояние одноосным, определить размеры образца после осадки.

4.  Стандартный металлический образец диаметром 10 мм и длиной 100 мм, растянули до момента образования шейки. Построить диаграммы условных и истинных напряжений и графически определить предел прочности материала по кривой упрочнения первого рода при условии, что в момент образования шейки его длина равна 120мм, а сила изменяется согласно табличным данным. Сравнить полученные кривые.

| № п/п | Деформируемый материал | Усилие деформирования Р(кН) при растяжении на Δlмм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2,5 | 5 | 7,5 | 10,0 | 12,5 | 15,0 | 17,5 | 20,0 |
| 1 | Медь | 20,6 | 20,9 | 21,2 | 21,4 | 21,6 | 21,8 | 22,0 | 22,02 |

Вариант№7.

- Скорости деформаций и их тензорные характеристики.

- Октаэдрические напряжения (вывод формул).

- Напряженное состояние в некоторой точке деформируемого тела определено тензором напряжений

Тσ=σxτxyτxzτyxσyτyzτzxτzyσz

Изменив схему напряжений, на тело наложили дополнительное гидростатическое давление равное –Р. Показать, как изменились компоненты тензора Тσ и интенсивность напряжений.

- Зависимость σS(ε) для образца диаметром 10мм с рабочей частью длиной l0 = 100мм задана в виде:

σS =7,1×104εТ, если ε≤0,007                    (МПа)

σS =497+8,07×104(ε-εТ), если ε> εТ, ε>0,007       (МПа)

Определить, по одной из приведенных формул и рассчитать:

- напряжение σТ, соответствующее началу перехода от упругой деформации к пластической деформации (при ε = 0,0002);

- напряжения при растяжении образца до lД =102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120мм;

- построить график σS(ε), используя расчетные данные

Вариант№8.

1 .Понятия ползучести, последействия, релаксации.

2. Главные касательные напряжения (вывод формул). Площадки действия главных касательных напряжений.

З. В точке тела заданы компоненты деформации εx εy εxy, а остальные компоненты равны нулю. Записать инварианты тензора деформаций и вывести формулы для главных деформаций.

4. При испытании на растяжение стандартного образца длиной 100мм и диаметром 10мм, получили следующие результаты:

| № п/п | Деформируемый материал | Усилие деформирования Р(кН) при растяжении на Δlмм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2,5 | 5 | 7,5 | 10,0 | 12,5 | 15,0 | 17,5 | 20,0 |
| 1 | Латунь | 26,8 | 29,9 | 32,1 | 34,9 | 35,6 | 37,6 | 38,1 | 37,9 |

Составить таблицу расчетных значений «σ» и «ε» и построить график      функции «σ=f(ε)».

Вариант№9.

- Эллипсоид напряжений Ламэ.

- Математическое понятие тензора второго ранга.

- Задан тензор напряжений в произвольной декартовой системе координат x, y, z. Составить уравнение для определения главных напряжений σ1 σ2 σ3.

4. Стандартный длинный образец диаметром 6мм из стали 12Х18Н10Т растягивают в условиях сверхпластичности с переменной скоростью. Через определенные промежутки времени фиксируют скорость деформации ε, площадь поперечного сечения образца F и силу деформации Р:

| ε, с-1 | 10-4 | 5×10-3 | 10-3 | 5×10-2 | 10-2 | 5×10-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F, м2 | 18,8 | 15,7 | 13,5 | 11,8 | 10,5 | 9,42 |
| Р, кН | 0,662 | 0,667 | 0,679 | 0,854 | 1,31 | 1,91 |

Построить графики зависимостей:           σ(ε)    и     σ(ψ)

Вариант №10.

1. Дифференциальные уравнения движения и равновесия (вывод формул).

2. Вывод формул интенсивности касательных напряжений и интенсивности деформаций.

З. Деформация  прямоугольной заготовки  с размерами В=100мм, L=150mm, Н=40мм описывается тензором:

Тε=0,30,00,00,00,20,00,00,0−0,5

Определить конечные размеры заготовки через 0,1 сек после начала деформации.

4.При испытании на растяжение стандартного образца длиной 100мм и диаметром 10мм, получили следующие результаты:

| № п/п | Деформируемый материал | Усилие деформирования Р(кН) при растяжении на Δlмм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2,5 | 5 | 7,5 | 10,0 | 12,5 | 15,0 | 17,5 | 20,0 |
| 1 | Медь | 20,6 | 20,9 | 21,2 | 21,4 | 21,6 | 21,8 | 22,0 | 22,1 |

Составить таблицу расчетных значений «σ» и «ε» и построить график функции «σ=f(ε)».

Вариант№11.

1.Понятие силы, внешние и внутренние силы, напряжения (принцип Сен-Венана, принцип напряжения Коши).

2. Скорости перемещений и скорости деформаций.

3. Для заданных напряжений ТИ=5100101000015

найти касательное октаэдрическое напряжение. Показать, что его величина в различных системах координат одинакова.

4. Стандартный металлический образец диаметром 10 мм и длиной 100 мм, растянули до момента образования шейки. Построить диаграммы условных и истинных напряжений и графически определить предел прочности материала по кривой упрочнения первого рода при условии, что в момент образования шейки его длина равна 120мм, а сила изменяется согласно табличным данным. Сравнить полученные кривые.

| № п/п | Деформируемый материал | Усилие деформирования Р(кН) при растяжении на Δlмм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2,5 | 5 | 7,5 | 10,0 | 12,5 | 15,0 | 17,5 | 20,0 |
| 4 | Сталь 20 | 20,7 | 26,2 | 29,9 | 35,7 | 37,0 | 39,6 | 39,8 | - |

Вариант№12.

1. Элементы теории разрушения O.Mopa, ее применение для оценки вероятности разрушения материалов, деформируемых в различных условиях.

2. Октаэдрические деформации и интенсивность деформаций (вывод)

3. Задано напряженное состояние точки:

Тσ=−27516−5216−4234−5234620

Вычислить девиатор и шаровой тензор, определить нормальное, касательное и полное напряжение на площадке, нормаль к которой n составляет с осями координат углы с косинусами cos(n,x)=13; cos(n,y)=12; cos(n,z)=16.

.

- По заданной модели сплошной среды

определить ее параметры и силу необходимую для растяжения и сжатия образцов диаметром 10мм и длиной 20мм до степени деформации 0,3. Установить, какая сила потребуется для растяжения и сжатия указанных образцов на 8мм.

Вариант№13.

1. Вывод уравнения неразрывности деформаций.

2. Диаграмма растяжения материала и ее характеристики.

3. Задан тензор напряженийТσ=30100102000025. Вычислить нормальное напряжение σ и касательное напряжение τ на площадке, нормаль к которой n составляет с осями координат углы с косинусами cos(n,x)=13; cos(n,y)=12; cos(n,z)=16.

4. При испытании на растяжение стандартного образца длиной 100мм и диаметром 10мм, получили следующие результаты:

| № п/п | Деформируемый материал | Усилие деформирования Р(кН) при растяжении на Δlмм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2,5 | 5 | 7,5 | 10,0 | 12,5 | 15,0 | 17,5 | 20,0 |
| 1 | Сталь Х18Н10Т | 21,4 | 25,4 | 29,2 | 32,8 | 36,3 | 39,6 | 42,8 | 45,8 |

Составить таблицу расчетных значений «σ» и «ε» и построить график функции «σ=f(ε)».

Вариант№14.

1. Материальная точка, абсолютно твердое тело, сплошная среда. Гипотеза сплошности однородность сплошной среды. Тела изотропные и анизотропные.

2. Определение главных нормальных напряжений. Понятие инвариантности, инварианты тензора напряжений,.

3. Тензор скоростей деформаций в некоторой точке и некотором базисе имеет матрицу компонент:

8−1−1160−500(1/с)

Определить, чему равны I1I2I3

4. Стандартный металлический образец диаметром 10 мм и длиной 100 мм, растянули до момента образования шейки. Построить диаграммы условных и истинных напряжений и графически определить предел прочности материала по кривой упрочнения первого рода при условии, что в момент образования шейки его длина равна 120мм, а сила изменяется согласно табличным данным. Сравнить полученные кривые.

| № п/п | Деформируемый материал | Усилие деформирования Р(кН) при растяжении на Δlмм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2,5 | 5 | 7,5 | 10,0 | 12,5 | 15,0 | 17,5 | 20,0 |
| 5 | Сталь 40 | 42,9 | 52,4 | 58,4 | 62,1 | 63,5 | 64,2 | 65,4 | 65,2 |

Вариант№15.

- Конечные деформации.

- Аппроксимация экспериментальных кривых.

- Из уравнения, выражающего обобщенный закон упругости, получить выражение закона Гука для одноосного растяжения.

- По заданному графическому изображению модели сплошной среды

- силу растяжения и сжатия образцов диаметром 10мм и длинной 100мм до степени деформации 0,25;

- силу, необходимую для растяжения и сжатия указанных образцов на 7 мм.

Вариант№16.

1. Понятие  краевой  задачи.  Аналитические,  приближенные и  численные
     методы решения краевых задач.

2.  Понятие логарифмических  деформаций.						4

3.Определить, находится ли точка в пластическом состоянии, если ее напряженное состояние описывается тензором Тσ, если предел текучести материала σT = 250МПа.

Тσ=−271000−1800094

4. При испытании на растяжение стандартного образца длиной 100мм и диаметром 10мм, получили следующие результаты:

| № п/п | Деформируемый материал | Усилие деформирования Р(кН) при растяжении на Δlмм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2,5 | 5 | 7,5 | 10,0 | 12,5 | 15,0 | 17,5 | 20,0 |
| 1 | Латунь | 26,8 | 29,9 | 32,1 | 34,9 | 35,6 | 37,6 | 38,1 | 37,9 |

Составить таблицу расчетных значений «σ» и «ε» и построить график функции «σ=f(ε)».

Вариант№17.

- Условие постоянства объема  и смещенный объем.

- Плоское напряженное и плоское деформированное состояние твердого тела..

- Образец, имеющий размеры h0×b0×l0=1×2×4см, подвергнут осадке с относительной деформацией по высоте lh=Δhh0=0,1. Принимая объем неизменным и напряженное состояние одноосным, определить размеры образца после осадки.

- Стандартный длинный образец диаметром 10мм растянули до перехода в первое предельное состояние и разгрузили. Определить длину образца под нагрузкой и после разгрузки, если сталь малоуглеродистая, у которой σ0,2=650МПа, а Е=2 ×105МПа

Вариант№18.

1. Дифференциальные уравнения неразрывности малых деформаций (вывод формул).

2. Влияние схемы напряженного состояния на пластичность и технологи-ческую деформируемость.

3. Напряжения в данной точке тела: σ1=30 Мн/м2 (3,0кГ/мм2); σ2=20 Мн/м2 (2,0кГ/мм2); σ3=-10 Мн/м2 (-1,0кГ/мм2). Каким пределом текучести должен обладать металл, чтобы при заданных напряжениях находиться в упругом состоянии? См вар. 19

4.Стандартный металлический образец диаметром 10 мм и длиной 100 мм, растянули до момента образования шейки. Построить диаграммы условных и истинных напряжений и графически определить предел прочности материала по кривой упрочнения первого рода при условии, что в момент образования шейки его длина равна 120мм, а сила изменяется согласно табличным данным. Сравнить полученные кривые.

| № п/п | Деформируемый материал | Усилие деформирования Р(кН) при растяжении на Δlмм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2,5 | 5 | 7,5 | 10,0 | 12,5 | 15,0 | 17,5 | 20,0 |
| 1 | Медь | 20,6 | 20,9 | 21,2 | 21,4 | 21,6 | 21,8 | 22,0 | 22,02 |

Вариант№19.

- Главные значения тензора второго ранга и его инварианты.

- Кривые упрочнения первого и второго рода.

- Напряжения в данной точке тела: σ1=30 Мн/м2 (3,0кГ/мм2); σ2=20 Мн/м2 (2,0кГ/мм2); σ3=-10 Мн/м2 (-1,0кГ/мм2). Каким пределом текучести должен обладать металл, чтобы при заданных напряжениях находиться в упругом состоянии?

- Стандартный длинный образец диаметром 5мм из стали 12Х18Н9Т (σТ=200МПа) растягивают в условиях сверхпластичности с переменной скоростью. Через определенные промежутки времени фиксируют скорость деформации ε, площадь поперечного сечения образца F и силу деформации Р:

| ε, с-1 | 10-4 | 5×10-4 | 10-3 | 5×10-3 | 10-2 | 5×10-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F, мм2 | 18,8 | 15,7 | 13,5 | 11,8 | 10,5 | 9,42 |
| Р, кН | 0,662 | 0,667 | 0,679 | 0,854 | 1,31 | 1,91 |

- Построить графики зависимостей:           σ(ε)    и     σ(ψ)