МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ДГТУ

Кафедра «Технологии форомообразования и художественная обработка материалов»

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Методическое руководство

к выполнению лабораторной работы

Ростов-на-Дону

2022

УДК 621.74

Составитель:  доц., к.т.н. Чумаченко Г.В.

Термодинамический анализ металлургических процессов: Методические указания к выполнению лабораторной работы / Ростов н/Д, Издательский центр ДГТУ, 2022 – 14 с.

В методических указаниях изложены основные положения термодинамического анализа металлургических процессов и методика проведения анализа химической реакции.

Методические указания предназначены для студентов всех специальностей факультета «Машиностроительные технологии и оборудование» всех форм обучения.

Печатается по решению методической комиссии факультета «Машиностроительные технологии и оборудование».

Научный редактор		к.т.н., доцент Жаденов Л.А.

Рецензент			к.т.н., профессор Глазман Б.С.

 Издательский центр ДГТУ, 2022

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Выполнить термодинамический анализ металлургического процесса, описываемого заданным уравнением химической реакции.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. Термодинамический анализ является первой стадией исследования, в которой определяется принципиальная возможность развития изучаемого процесса. Используя справочный материал и проведя несложные расчеты, можно установить возможность самопроизвольного протекания процесса при заданных внешних условиях (температуре, давлении, концентрациях); определить предел самопроизвольного протекания процесса, т.е. состояние равновесия системы; разработать мероприятия по изменению внешних условий, для того чтобы процесс протекал в нужном направлении в требуемой степени.

Металлургические процессы относят к необратимым изобарно-изотермическим процессам, так как они протекают самопроизвольно при высоких температурах и давлениях, близких к 1 атм=1·105 Па. Характеристическими функциями процессов, протекающих при постоянных температуре и давлении, являются: энтальпия Н, энтропия S, изобарно-изотермический потенциал G.

Приращением энтальпии принято выражать тепловой эффект изобарного процесса. Согласно уравнению Гесса

| ΔН=Σi(niHi)кон.−Σi(niНi)исх. | (1) |
| --- | --- |

т.е. тепловой эффект процесса равен разности сумм произведений энтальпий образования конечных и исходных веществ – участников реакции ΔНi на соответствующее им число молей ni в химическом уравнении. Если ΔН>0 - процесс эндотермический, если ΔН<0 - процесс экзотермический.

Энтропия изолированной системы при обратимом процессе остается постоянной, т.е. ΔS=0, при  необратимом процессе - изменение энтропии всегда положительно, т.е. ΔS>0. При любом (обратимом или необратимом) процессе приращение энтропии у неизолированной системы может быть как положительным, так и отрицательным, соответственно энтропия неизолированной системы может возрастать и уменьшаться.

При обратимом процессе энтропия является функцией состояния. Поэтому для химической реакции изменение энтропии может быть рассчитано по известным величинам энтропий образования веществ:

| ΔS=Σi(niSi)кон.−Σi(niSi)исх. |  |
| --- | --- |

Направление и предел самопроизвольного протекания процесса при заданных условиях определяет приращение изобарно-изотермического потенциала ΔG: если ΔG<0 - реакция имеет тенденцию к развитию в предполагаемом направлении (в соответствии с уравнением реакции слева направо); если ΔG=0 - реакция при заданных условиях находится в равновесии; если ΔG>0- реакция имеет тенденцию к развитию в направлении, обратном предполагаемому.

Для расчета приращения функций используют уравнение Гиббса-Гельмгольца:

| ΔG=ΔH−TΔS | (3) |
| --- | --- |

Для расчетов по приведенным выше зависимостям значения характеристических функций должны быть взяты для одинаковых внешних условий.

Приращение изобарно-изотермического потенциала образования моля вещества при стандартном давлении и температуре 298 К может быть рассчитано по известным величинам приращений энтальпии образования ΔH2980 и энтропии ΔS2980одного моля вещества при стандартном давлении и температуре 298 К:

| ΔG2980=ΔH2980−TΔS2980 | (4) |
| --- | --- |

Тепловой эффект реакции для любой температуры Т2 может быть определен по уравнению Кирхгофа

| ΔНT20=ΔHТ10+Т1Т2ΔсpdT | (5) |
| --- | --- |

где ΔHТ10 - тепловой эффект реакции при температуре Т1; Δcp- приращение теплоемкости системы при ее переходе от температуры Т1 до температуры Т2. Приращение теплоемкости рассчитывают аналогично другим функциям состояния системы:

| Δcp=Σ(nср)кон.−Σ(ncp)исх. | (6) |
| --- | --- |

Если уравнение температурной зависимости теплоемкости для конечных и исходных веществ исследуемой реакции имеет вид  ср=a+b⋅10−3Т+c⋅105Т−2, то

| Δср=Δa+Δb⋅10−3Т+Δc⋅105Т−2 | (7) |
| --- | --- |

Подставив уравнение (7) в уравнение (5) и выполнив интегрирование в интервале температур от 0К до Т, получим общий вид уравнения зависимости теплового эффекта реакции от температуры:

| ΔНT0=ΔН00+ΔаТ+12Δb⋅10−3Т2−Δc⋅105Т−1 | (8) |
| --- | --- |

Значение ΔH00 можно рассчитать, зная величину теплового эффекта процесса для любой температуры, например, ΔH2980 для температуры 298К.

Можно использовать уравнение, полученное после интегрирования в интервале температур от 298К до Т:

| ΔНT0=ΔН2980+Δа(Т−298)+12Δb⋅10−3(T2−2982)−−Δc⋅105(T−1−298−1). | (9) |
| --- | --- |

Приращение энтропии системы для заданной температуры может быть найдено по уравнению:

| ΔSТ=ΔS2980+298ТΔcpTdT | (10) |
| --- | --- |

Подставив в уравнение (10) выражение приращения теплоемкости (7), и выполнив интегрирование, получим:

| ΔST0=ΔS2980+Δaln(T298)+Δb⋅10−3(T−298)−−12Δc⋅105(1T2−12982). | (11) |
| --- | --- |

Рассчитав приращения энтальпии ΔHТ0 и энтропии ΔSТ0 процесса для требуемых температур, можно рассчитать величину приращения изобарно-изотермического потенциала ΔGТ0 по уравнению Гиббса-Гельмгольца (3).

Выше был рассмотрен точный метод определения приращения изобарного потенциала. Существуют и другие методы, облегчающие расчет (метод Темкина-Шварцмана) или позволяющие дать грубую оценку величины изобарного потенциала (упрощенный расчет по методу Улиха, уравнения для грубых расчетов, полуэмпирические формулы).

Зная приращение изобарного потенциала процесса, можно определить константу равновесия химической реакции по уравнению химического сродства Вант-Гоффа:

| lnK=−ΔGT0RT | (12) |
| --- | --- |

Если ΔGТ0 и R  выражены в Дж/(моль·К), то уравнение имеет вид

| lgK=−ΔGT019,15T | (13) |
| --- | --- |

где K - константа равновесия химической реакции, T- абсолютная температура, R- универсальная газовая постоянная.

На практике часто используется уравнение, полученное заменой в уравнении (12) стандартного изобарного потенциала реакции по уравнению (3):

| lgK=−ΔНT019,15T+ΔSТ019,15 | (14) |
| --- | --- |

В состоянии равновесия ΔG=0, K=1. Если ΔG<<0 и K>>1 – реакция прямая. Если ΔG>>0 и K<<1 – реакция обратная.

ЗАДАНИЕ: определить тепловой эффект ΔНТ0, приращение изобарно-изотермического потенциала ΔGТ0и константу равновесия К заданной химической реакции при 298, 700, 1200 и 1800 К. реакции. Сделать выводы о характере процесса и направлении протекания реакции.

Химические реакции

1. CH4 + 2O2 = CO2 +2H2O

2. H2O + C = H2 + CO

3. 3Fe2O3 + CO = 2 Fe3O4 + CO2

4. Fe3O4 + CO = 3FeO + CO2

5. FeO + CO = Fe + CO2

6. FeO + C = Fe + CO

7. 3Fe + 2CO = Fe3C + CO2

8. SiO2 + 2C = Si + 2CO

9. FeS + CaO = FeO + CaS

10. FeS + MgO = FeO + MgS

11. FeS + MnO = FeO + MnS

12. FeS + Na2CO3 = FeO + Na2S + CO2

13. 2FeO + C = 2Fe + CO2

14. Si + FeO = SiO2 + 2Fe

15. Fe + 1/2O2 = FeO

16. 2P + 5FeO + 4CaO = (CaO)4P2O5 + 5Fe

17. 2FeO + 1/2O2 = Fe2O3

18. Fe2O3 + Fe = 3FeO

19. 3FeO + CaC2 = 3Fe + CaO + 2CO

20. CaO + 3C = CaC2 + CO

21. 3FeS + CaC2 + 2CaO = 3Fe + 3CaS + 2CO

22. 2FeS + 3O2 = 2FeO + 2SO2

23. 2FeO + SiO2 = Fe2SiO4

24. 2Cu2S + 3O2 = 2Cu2O + 2SO2

25. Cu2S + 2Cu2O = 6Cu + SO2

26. 4Cu2O + CH4 = 8Cu + CO2 + 2H2O

27. 2Fe + O2 + SiO2 = (FeO)2SiO2

28. 2FeS + 3O2 + SiO2 = (FeO)2SiO2 + 2SO2

29. 2Ni3S2 + 7O2 = 6NiO + 4SO2

30. NiO + C = Ni + CO

31. Ni3C + NiO = 4Ni + CO

Термодинамические свойства приведены в таблице 1.

Таблица 1

Основные термодинамические величины для химических элементов и соединений

| № | Реагенты реакции | Агр сост | -∆Н, кДж__ г-моль | S, Дж__ К∙ г-моль | Тпрев. К | Т пл, К | Ср=a+b∙ T∙ 10-3+c∙ T-2 ∙105 |  |  | Пределы Ср, К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | a | b | c |  |
| 1 | С | Т | - | 5,70 | - | 4020 | 16,76 | 4,27 | -8,38 | 298-2300 |
| 2 | СН4 | Г | 74,96 | 186,46 |  | - | 23,67 | 47,93 | -1,93 | 298-1500 |
| 3 | СО | Г | 110,7 | 198,19 | - | - | 28,45 | 4,11 | -0,46 | 298-2500 |
| 4 | СО2 | Г | 394,07 | 214,11 | - | - | 44,20 | 9,05 | -8,55 | 298-2500 |
| 5 | СаО | Т | 634,79 | 39,81 | - | 2873 | 49,69 | 4,53 | -6,54 | 298-1177 |
| 6 | СаS | Т | 460,9 | 56,57 | - | - | 42,74 | 15,92 | - | 273-1000 |
| 7 | 2 СаО∙P2 О5 | Т | - | 189,60 | 1413 | 1626 | 230,03 | 54,05 | -53,34 | 298-1413 |
| 8 | СаC2 - α | Т | 59,08 | 70,39 | 720 | 2573 | 68,72 | 11,90 | -8,67 | 298-720 |
| 9 | СаC2 - β | Т | - | - | - | - | 64,53 | 8,38 | - | 720-1275 |
| 10 | Cu | T | - | 33,39 | - | 1356 | 22,67 | 6,29 | - | 298-Tпл |
| 11 | Cu | Ж | - | - | - | - | 31,43 | - | - | Тпл-2800 |
| 12 | Cu2О | Т | 167,60 | 94,07 | 329 | 1503 | 62,43 | 23,88 | - | 298-1200 |
| 13 | CuО | Т | 155,07 | 42,74 | - | Разл. | 38,84 | 20,11 | - | 298-1250 |
| 14 | Cu2S - α | Т | 82,12 | 119,42 | 376 | 1403 | 81,71 | - | - | 298-376 |
| 15 | Cu2S - β | Т | - | - | 623 | - | 97,42 | - | - | 376-623 |
| 16 | Cu2S - γ | Т | - | - | - | - | 85,14 | - | - | 623-1400 |
| 17 | Fe - α | T | - | 27,19 | 1033 | 1812 | 17,51 | 24,80 | - | 273-1033 |
| 18 | Fe - β | Т | - | - | 1180 | - | 37,71 | - | - | 1033-1181 |
| 19 | Fe - γ | Т | - | - | 1674 | - | 7,71 | 19,53 | - | 1181-1674 |
| 20 | Fe - δ | Т | - | - | - | - | 44,0 | - | - | 1674-Тпл. |
| 21 | Fe | Ж | - | - | - | - | 41,90 | - | - | Тпл.-1873 |
| 22 | FeО | Т | 269,42 | 56,15 | - | 1642 | 51,87 | 6,79 | -1,59 | 298-1200 |
| 23 | Fe3О4 - α | Т | 1118,31 | 151,68 | 866 | 1870 | 91,68 | 201,66 | - | 298-900 |
| 24 | Fe3О4 - β | Т | - | - | - | - | 201,12 | - | - | 900-1800 |
| 25 | Fe2О3 - α | Т | 822,5 | 90,09 | 948 | 1730 | 98,42 | 77,93 | -14,87 | 298,950 |
| 26 | Fe2О3 - β | Т | - | - | 1053 | - | 150,84 | - | - | 650-1050 |
| 27 | Fe2О3 - γ | Т | - | - | - | - | 132,82 | 7,37 | - | 1050-1750 |
| 28 | FeS - α | Т | 95,53 | 67,46 | 411 | 1468 | 21,75 | 110,62 | - | 298-411 |
| 29 | FeS - β | Т | - | - | 598 | - | 72,91 | - | - | 411-598 |
| 30 | FeS - γ | Т | - | - | - | - | 51,12 | 9,97 | - | 598-Тпл. |
| 31 | FeS | Ж | - | - | - | - | 74,16 | - | - | Тпл.-2000 |
| 32 | FeО·SiО2 | T | 1156,44 | 96,37 | - | 1413 | - | - | - | - |
| 33 | 2FeО·SiО2 | T | 1452,25 | 145,39 | - | 1493 | 152,98 | 39,22 | -28,07 | 298-1490 |
| 34 | 2FeО·SiО2 | T | - | - | - | - | 240,93 | - | - | 1490-2000 |
| 35 | Н2 | Г | - | 130,77 | - | - | 27,32 | 3,27 | 0,50 | 298-3000 |
| 36 | Н2О | Ж | 286,18 | 70,18 | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Н2О | Г | 242,18 | 180,71 | - | - | 30,04 | 10,73 | 0,34 | 298-2500 |
| 38 | MgO | Т | 602,10 | 26,98 | - | 3073 | 42,65 | 7,29 | -6,20 | 298-2100 |
| 39 | MgS | Т | 347,77 | 42,74 | - | - | - | - | - | - |
| 40 | MnO | Т | 385,48 | 59,92 | - | 2058 | 35,41 | 1,26 | -3,65 | 298-2000 |
| 41 | MnS | Т | 205,31 | 78,35 | - | 1803 | - | - | - | - |
| 42 | Na2S | Т | 387,16 | 98,47 | - | 1453 | 83,00 | 6,87 | - | 298-1000 |
| 43 | Na2СО3 | Т | 1138,00 | 136,18 | 632 | 1118 | 58,58 | 227,94 | -13,09 | 298-500 |
| 44 | Ni - α | Т | - | 29,83 | 631 | 1726 | 25,27 | -10,43 | - | 300-630 |
| 45 | Ni - β | Т | - | - | - | - | 24,43 | 8,59 | - | 630-Тпл. |
| 46 | Ni | Ж | - | - | - | - | - | 38,55 | - | Тпл.-3000 |
| 47 | NiО - α | Т | 240,93 | 38,13 | 523 | 2233 | 20,91 | 157,46 | 16,3 | 298-523 |
| 48 | NiО - β | Г | - | - | - | - | 54,09 | - | - | 523-1100 |
| 49 | Ni3S2 | Т | 199,03 | 153,35 | 823 | 1073 | - | - | - | - |
| 50 | Ni3С | Т | -55,73 | 106,43 | - | 2373 | - | - | - | - |
| 51 | О2 | Г | - | 205,56 | - | - | 47,05 | 8,04 | -90,05 | 298-1500 |
| 52 | Р | Т | 18,44 | 22,88 | - | Возг. | 19,86 | 16,34 | - | 298-800 |
| 53 | SО2 | Г | 297,24 | 248,17 | - | - | 43,49 | 10,64 | -5,95 | 298-1800 |
| 54 | Si | Т | - | 18,86 | - | 1685 | 24,13 | 2,35 | -4,57 | 298-Тпл. |
| 55 | Si | Ж | - | - | - | - | 29,33 | - | - | Тпл.-3000 |
| 56 | SiF4 | Г | 1567,06 | 282,41 | - | - | 91,59 | 13,28 | -19,69 | 298-1000 |
| 57 | SiО2 - α -кв. | Т | 880,74 | 41,9 | 848 | 1883 | 47,01 | 34,36 | -11,31 | 298-848 |
| 58 | SiО2 -β- кв. | Т | 881,16 | - | - | - | - | 60,38 | 8,13 | 848-2000 |
| 59 | SiО2 - α -кр. | Т | 878,01 | - | 523 | 2001 | 17,93 | 88,24 | - | 298-523 |
| 60 | SiО2 - β -кр. | Т | 876,97 | 42,74 | - | 1986 | 60,34 | 8,55 | - | 523-2000 |
| 61 | SiО2 - α -тр | Т | 877,81 | 43,58 | 390 | 1953 | 13,70 | 103,91 | - | 298-390 |
| 62 | SiО2 - β -тр | Т | - | - | 598 | - | 57,15 | 11,06 | - | 390-2000 |
| 63 | SiО2 стекл. | Т | 871,52 | 46,93 | - | - | 56,06 | 15,42 | -14,46 | 298-2000 |
| 64 | SiО2аморф. | Т | 866,49 | - | - | - | - | - | - | - |

ПРИМЕР РАСЧЕТА. Выполним анализ реакции восстановления железа кремнием: 2FeO + Si = SiO2 + 2Fe

для температур 298, 1300, 1600 К.

Исходные данные для расчета приведены в таблице 2.

Таблица 2.

Исходные данные для расчета

| Реагенты реакции | −ΔН2980, ___кДж___ г-моль | ΔS2980, ___Дж__ г-моль·К | ср=a+b⋅10−3Т+c⋅105Т−2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | a | b | c |
| FeO | 269,42 | 56,15 | 51,87 | 6,79 | -1,59 |
| Si | - | 18,86 | 24,13 | 2,35 | -4,57 |
| SiO2 | 880,74 | 41,9 | 47,01 | 34,36 | -11,31 |
| Fe | - | 27,19 | 17,51 | 24.80 | - |

ПОРЯДОК РАСЧЕТА.

1. Определим тепловой эффект реакции при 298К:

ΔН2980=ΔН2980SiO2−2ΔH2980FeO=−880740−2⋅(−269420)==−341900Джмрль.

Так как ΔН2980<0 - при 298К реакция экзотермическая (идет с выделением теплоты).

2.  Определим приращение энтропии процесса:

ΔS2980=S2980SiO2+2S2980Fe−S2980Si−2S2980FeO==41,9+2⋅27,19−18,86−2⋅56,15=−34,88Дж(моль⋅К)

3. Рассчитаем приращение изобарно-изотермического потенциала:

ΔG2980=ΔH2980−TΔS2980=−341900−298⋅(−34,88)=−331506Джмоль.Так как ΔG2980<0, при 298 К реакция имеет тенденцию к развитию в прямом направлении.

4. Определим температурную зависимость приращения теплоемкости процесса по уравнению:

Δc=cpSiO2+2cpFe−cpSi−2cpFeO.

Можно вместо теплоемкостей веществ реакции подставить соответствующие выражения их температурной зависимости (см. таблицу 2) и привести выражение к стандартному виду или рассчитать коэффициенты уравнения  и подставить их в уравнение

Δср=Δa+Δb⋅10−3Т+Δc⋅105Т−2.

Рассчитаем коэффициенты уравнения:

Δа=аSiO2+2аFe−аSi−2аFeO=47,01+2⋅17,51−24,13−2⋅51,87=−45,84Δb=bSiO2+2bFe−bSi−2bFeO=34,36+2⋅24,80−2,35−2⋅6,79=68,03Δc=cSiO2+2cFe−cSi−2cFeO=−11,31+4,57+2⋅1,59=−3,56

Получаем уравнение температурной зависимости приращения теплоемкости процесса:

Δср=−45,84+68,03⋅10−3Т−3,56⋅105Т−2.

5. Составим уравнение температурной зависимости теплового эффекта (приращения энтальпии) процесса.

Подставив значения коэффициентов уравнения приращения теплоемкости в уравнение (8), получим  уравнение зависимости теплового эффекта реакции от температуры:

ΔНT0=ΔН00−45,84Т+0,5⋅68,03⋅10−3Т2+3,56⋅105Т−1.

Для того чтобы найти ΔН00, подставим Т=298К и вместо ΔНT0 известную величину ΔН2980=−341900 Дж/моль (см. п.1):

−341900=ΔН00−45,84⋅298+0,5⋅68,03⋅10−3⋅2982+3,56⋅105⋅298−1Выполнив вычисления, получаем ΔН00=−332455 Дж/моль.

Уравнение температурной зависимости теплового эффекта реакции имеет вид:

ΔНT0=−332455−45,84Т+0,5⋅68,03⋅10−3Т2+3,56⋅105Т−1.

По данному уравнению рассчитаем тепловые эффекты реакции для заданных температур. Результаты вычислений заносим в таблицу 2.

6. Составим уравнение температурной зависимости приращения энтропии процесса, подставив в уравнение (11) найденные ранее значение ΔS2980 и величины коэффициентов:

ΔST0=−34,88−45,84ln(T298)+68,03⋅10−3(T−298)++0,5⋅3,56⋅105(1T2−12982).

Величины ΔSТ0 для заданных температур запишем в таблицу 2.

7. Приращение изобарно-изотермического потенциала ΔGТ0 процесса для заданных температур рассчитываем по уравнению Гиббса-Гельмгольца (3), результаты записываем в таблицу 3.

8. Рассчитываем константу равновесия химической реакции для заданных температур по уравнению (12).

Таблица 3.

Результаты расчетов

| Температура, К | Значения расчетных параметров |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΔНT0, __Дж__ моль | ΔSТ0, __Дж__ моль·К | ΔGТ0, __Дж__ моль | К |
| 298 | -341900 | -34,88 | -331506 | 1058,1 |
| 1300 | 183080 | -36,137 | 230058 | 10-9,2 |
| 1600 | 465208 | -25,28 | 505656 | 10-16,5 |

Выводы: При температуре 298К ΔНT0<0, следовательно, реакция является экзотермической. Реакция должна протекать в прямом направлении, т.к. ΔGТ0<0 и K>>1. С ростом температуры реакция имеет тенденцию к затуханию.

При температурах 1300К и 1600К ΔНT0>0, то есть реакция эндотермическая. ΔGТ0>0, K<<1, следовательно, при повышенных температурах реакция будет протекать в обратном направлении.