МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ДГТУ

Кафедра «Технологии формообразования и художественная обработка материалов»

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА ШИХТЫ ПРИ

ПРОИЗВОДСТВЕ ЛИТЕЙНЫХ СПЛАВОВ

Методические указания к выполнению

лабораторных работ,  курсовых и дипломных проектов

Ростов-на-Дону

2022

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Шихтовые материалы – материалы (металлические и неметаллические), которые используют для приготовления литейных сплавов заданного химического состава.

Для получения расплава с требуемыми свойствами и, следовательно, для получения качественной отливки, шихтовые материалы подвергают предварительной подготовке (дроблению, удалению влаги, обезжириванию, подогреву и др.) и контролю на соответствие их требованиям стандартов (ГОСТ, ОСТ), техническим условиям (ТУ) и регламентам.

К металлической шихте относят:

-  передельные (доменные) чугуны;

- лом черных и цветных металлов и сплавов;

- возврат производства литейных и механообрабатывающих цехов (бракованные детали и отливки, литники и прибыли, сливы, скрапы, брикетированная стружка и др.);

- ферросплавы и лигатуры (ферросилиций, ферромарганец, силикокальций и др.).

К неметаллической шихте относят: твердое топливо (кокс, термоантрацит и др.) и флюсы, применяемые для образования и удаления из жидкого расплава легкоплавких шлаков.

  - Для получения чугуна и стали в качестве шихтовых материалов используют:

- первичные (доменные чугуны, ферросплавы, лигатуры, чистые металлы) и

- вторичные (возврат собственного производства, лом черных металлов и сплавов) материалы.

Ферросплавы широко используют при получении различных марок сталей и чугунов. Например, ферросилиций наиболее часто применяют при выплавке и внепечной обработке чугуна и стали для отливок. Низкокремнистые марки ферросилиция используют для подшихтовки в процессе плавки; высококремнистые - для раскисления сталей и модифицирования чугуна. При производстве комплексно легированных сталей целесообразно использование силикомарганца. Силикокальций эффективен для раскисления сталей и модифицирования чугунов.

Флюсы вводят в состав шихты и применяют для получения шлака требуемого состава, вязкости и жидкотекучести.  Для плавки черных сплавов используют:

- известняк металлургический, содержащий окись кальция 59…54 %; кремнезем – не более 1%; оксидов магния, железа, алюминия – не более 0,9%; фосфора – не более 0,01% и серы – не более 0,14%. Применяют в виде кусков величиной 25…200 мм;

- известь, содержащую окись кальция 88…93%; окись магния 2%; кремнезема – не более 2%; окись железа + окись алюминия – не более 3%; серы – не более 0,2%. Применяют только свежеобожженную и в кусках;

- плавиковый шпат с содержанием фтористого кальция 75…92% применяют для разжижения густых известковых шлаков в количестве около 1% от массы шлака;

- шамотный бой состоит из 60% кремнезема и 30…35% окиси алюминия;

- боксит  содержит 44…47% алюминия, 5…15% кремнезема, 7…20% окиси железа, 1…7% окиси кальция;

- шлак основной мартеновский содержит кремнезема – не более 25%, окиси кальция + окиси магния – не менее 40%, окиси железа + окиси марганца – не менее 20%, окиси фосфора – не более 2%, сернистого кальция – не более 4%. В  шлаке не допускается кристаллический или стекловидный излом, красная или зеленая окраска. Шлак в изломе должен быть серым, камневидным. Употребляют при плавке чугуна в дробленном виде;

- апатито-нефелиновая руда - минерал, имеющий химический состав 3Ca3PO4•2CaF2  с содержанием фосфора 25…30%.

1.2 Для получения цветных литейных сплавов используют:

- лом и отходы;

- чистые металлы;

- сплавы в чушках;

- лигатуры.

Для приготовления медных сплавов в качестве основных шихтовых материалов используют чистую медь и стандартные сплавы в чушках (бронзы оловянные и безоловянные, латуни). Легирование медных сплавов чаще всего осуществляется лигатурами, реже – чистыми металлами. При подготовке шихты для медных сплавов из сыпучей и витой стружки после дробления, удаления влаги и обезжиривания с помощью магнитного сепаратора удаляют железные включения, а затем подвергают ее брикетированию.

Для выплавки алюминиевых сплавов  основными шихтовыми материалами являются: алюминий первичный, стандартные алюминиевые сплавы в чушках, силумины в чушках, лигатуры и чистые металлы.

Магниевые сплавы приготовляют из первичного магния с добавками лигатур и других компонентов, но чаще используют стандартные магниевые сплавы в чушках.

Чистые металлы: никель, цинк, олово, свинец – являются основой для приготовления соответствующих сплавов и используются при легировании многих цветных сплавов на основе меди, алюминия, магния и др.

2 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ШИХТЫ

Для расчета шихты необходимо знать химический состав всех исходных шихтовых материалов и состав приготовляемого сплава. Химический состав шихтовых материалов и выплавляемого сплава определяют по государственным, отраслевым стандартам и техническим условиям.

Кроме того, необходимо учесть угар химических элементов компонентов шихты при плавке (табл. 1-3), который зависит от рода выплавляемого сплава, состояния шихты, конструкции плавильного агрегата, а также от метода ведения плавки.

Таблица 1. Величина угара легирующих элементов при выплавке стали

| Химический элемент | Угар в печи, % |  |
| --- | --- | --- |
|  | мартеновская | электродуговая |
| Никель | 0,0 | 0,0 |
| Молибден | 0,0 | 0,0 |
| Хром | 15 - 30 | 5 - 10 |
| Марганец | 20 - 30 | - |

Угар основных химических элементов и безвозвратные потери компонентов шихты при выплавке сталей принимаются по данным базового  предприятия и в среднем составляют 5 – 10 %.

Таблица 2. Угар химических элементов при выплавке чугуна

| Плавильный агрегат | Футеровка | Угар элементов, % от содержания в шихте |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C | Si | Mn | P | S | Cr |
| Вагранка холодного дутья | Кислая | 8 - (-8) | 10-35 | 15-40 | - | (-25) - (-100) | 15-20 |
|  | Основная | 10 - (-15) | 35-50 | 10-15 | до 30 | 10 - 30 | 15-30 |
| Вагранка горячего дутья | Кислая | 10 - (-8) | 10 - (-10) | 10-30 | - | (-10) - (-50) | 10-15 |
|  | Основная | 10 - (-12) | 20-25 | 10-20 | до 10 | 20 - 50 | 10-20 |
| Дуговая электропечь | Кислая | (-5) –(-10) 20-25* | - 5-10* | 15-20 20-25* | - | до 30 25-50* | 15-30 |
|  | Основная | (-3) – (-5) 25-30* | 5-10 40-55* | 10-15 25-30* | до 20 | 20 – 50 40 – 60* | 15-30 |
| Индукционная тигельная печь | Кислая | 5 – 15 10 – 15* | 3 – (-5) | 10-25 10-20* |  | - 25 – 50* |  |
|  | Основная | 5 – 10 5 – 10* | 5 – 10 5 – 10* | 5 – 10 5 – 10* |  | - 30 - 60 |  |
| Примечание: 1. Цифры, указанные в скобках, например (-5), означают пригар элементов. 2. Угар фосфора при вводе в шихту феррофосфора составляет при кислой футеровке 10-15%. 3. Знаком «*» показан угар элементов из вводимых добавок. |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3. Угар элементов в % (приблизительный) цветных сплавов в зависимости от условий плавки и состояния шихты

| Элементы | Шихта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | свежая |  | сильно окисленная |  |
|  | при плавке в печах |  |  |  |
|  | электрических и тигельных | отражательных пламенных | электрических и тигельных | отражательных |
| Mg | 2 - 3 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 10 |
| Be | 2 - 3 | 5 - 7 | 3 - 5 | 5 - 10 |
| Al | 0,5 - 1 | 2 - 3 | 1 - 2 | 3 - 5 |
| Zn | 1 - 3 | 2 - 4 | 2 - 3 | 3 - 5 |
| Mn | 0,5 - 1 | 2 - 5 | 1 - 2 | 5 - 10 |
| Sn | 0,5 - 1 | 0,5 – 1,5 | 0,5 - 1 | 1 - 2 |
| Fe | 0,5 - 1 | 0,5 - 1 | 0,5 - 1 | 0,5 - 1 |
| Si | 0,5 – 1,5 | 2 - 5 | 0,5 - 1 | 5 - 10 |
| Cu | 0,5 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 3 |

2.1 МЕТОД РАСЧЕТА ШИХТЫ ЖЕЛЕЗОУГЛЕРОДИСТЫХ СПЛАВОВ

Метод расчета шихты заключается в определении соотношений различных компонентов, загружаемых в плавильный агрегат для получения сплава заданного состава. По заданному химическому составу определяется содержание основных компонентов в 100 кг сплава с учетом величины угара химических элементов при плавке. Содержание химического элемента в шихте рассчитывают по формуле:

Кш =  (Кс / 100-У) х 100,

где: Кш – расчетное содержание химического элемента в шихте, %; Кс – заданное содержание химического элемента в жидком сплаве, %; У – угар (-), пригар (+) химического элемента при плавке в зависимости от применяемого способа плавки, %.

Например, требуется получить чугун следующего состава: 3,1% C; 2,36% Si; 0,85% Mn; 0,16% P; 0,10% S. Из опыта работы данного литейного цеха угар (-) и пригар (+) элементов составляет: + 10% для С; - 12% для Si; - 12% для Mn. Тогда с учетом угара и пригара в шихте  соответственно должно быть: 2,8% C;  2,7% Si; 1,06% Mn; 0,16% P; 0,07% S.

Ориентировочные составы шихты для выплавки чугунов и сталей представлены в таблицах 4 и 5.

Таблица 4. Ориентировочные (средние) составы шихты для выплавки чугунов

| Марка чугуна | Плавильный агрегат | Средний состав шихты, % по массе |  |  |  |  |  |  | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Доменный чугун |  | Лом со стороны |  | Стружка |  | Возв-рат |  |
|  |  | литейный* | передельный | чугунный | стальной | чугунная | стальная |  |  |
| СЕРЫЙ ЧУГУН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СЧ 10- СЧ 15 | Вагранка холодного дутья | 30-50 | до 5 | 10-30 | 0-10 |  |  | 20-30 | В случае использования вагранок в дуплексе с электропечами содержание передельных чугунов в шихте можно увеличить до 20% Карбюризаторы и ферросплавы по расчету сверх 100% |
| СЧ 20 | То же | 25-40 | до 5 | 10-25 | 10-20 |  |  | 15-30 |  |
| СЧ 25- СЧ 30 | « | 25-35 | до 5 | 10-20 | 15-35 |  |  | 10-25 |  |
| СЧ 10- СЧ 20 | Вагранка горячего дутья | 20-40 | 5-10 | 10-20 | 4-10 |  |  | 20-40 |  |
| СЧ 20 | То же | 20-30 | 5-10 | 10-25 | 10-20 |  |  | 10-25 |  |
| СЧ 25- СЧ 35 | « | 15-25 | - | 5-25 | 20-60 |  |  | 5-20 |  |
| СЧ 10- СЧ 20 | Электропечь (дуговая, индукционная, тигельная) | - | 10-25 | 25-35 | 20-40 ** | 5-10 *** | до 5 *** | 25-35 |  |
| СЧ 25- СЧ 30 | То же | - | 10-25 | 15-30 | 30-55 ** | 5-10 *** | до 5 *** | 20-30 |  |
| СЧ 35- СЧ45 | То же | - | - | 95-100** | - | - | до 5 *** | - |  |
| Примечание: * Литейные чугуны по маркам применять в шихте в соотношении, %: ЛК1 – 15; ЛК2 – 25; ЛК3 – 30; ЛК4 – 20; ЛК5 – 10. ** В том числе отходы углеродистой стали и отходы трансформаторной стали. *** Стружка россыпью известного химического состава. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЧ45 - ВЧ50 | Вагранка холодного дутья | 20-60 | 10-50 | 20-30 | 5-10 |  |  | 30-35 | При выплавке чугуна ферритного класса расход чушковых чугунов 60%. Единичное производство толстостенных отливок |
| ВЧ45- ВЧ60 | Вагранка кислая холодного дутья | 20-50 | 10-50 | 20-30 | 5-10 | 5-10 |  |  | Преимущественно при массовом производстве отливок из чугуна перлитного класса |
| ВЧ40- ВЧ70 | Вагранка основная горячего дутья | 20-30 | 10-20 | 20-30 | до 15 | 5-10 | до 5 | 30-35 | Поточно-массовое производство отливок из чугуна перлитного и ферритного классов |
| ВЧ70 ВЧ80 | Дуговая электропечь кислая | 10-50 | 10-50 | до 50 | 5-10* | до 15 |  | до 70 | При выплавке чугуна ферритного класса использовать рафинированные чугуны |
| Все марки | Дуговая электропечь основная | 10-40 | 10-40 | до 50 | 5-10* | до 15 | до 5 | до 70 |  |
| Все марки | Индукционная тигельная электропечь | 0-15 | 0-15 | до 50 | до 60* | до 50 | до 5 | до 70 | При выплавке чугуна ферритного класса применять отходы электротехнической стали, листовую сталь, выплавленную в конверторе. |
| Примечание: * Количество примесей (титан, алюминий, свинец, сурьма, мышьяк, висмут, олово и др.) в шихтовых материалах должно быть минимальным, содержание элементов – перлитизаторов структуры (марганца, молибдена, меди, никеля и др.) в шихте для выплавки чугуна ферритного класса должно быть минимальным. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БЕЛЫЙ ЧУГУН ДЛЯ ПЕРЕДЕЛА НА КОВКИЙ ЧУГУН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шихта №1 | Дуплекс-процесс (вагранка+ ДСП) | 10-15 | 10-15 | 5-15 | 19-30 | 5-10 | 6-10 | 30-40 | Содержание хрома в шихте (для нормального проведения процесса графитизации отливок при отжиге) не должно превышать 0,06 – 0,07% |
| Шихта №2 |  |  | 20-25 | 0-10 | 19-30 | 4-8 | 6-10 | 36-42 |  |
| Шихта №3 |  |  | 10-20 |  | 40-50 | до 5 | 0 | 40-45 |  |

Таблица 5. Основные компоненты шихты и способы плавки стали для  производства отливок

| Способ плавки | Основные компоненты шихты | Выплавляемые стали | Отливки |
| --- | --- | --- | --- |
| Мартеновский основной | Передельный чугун и стальной лом в любых соотношениях | Углеродистые и легированные | Средние и крупные |
| Мартеновский кислый | Чистый (по фосфору и сере) стальной лом с добавлением передельного чугуна | Углеродистые и легированные | Средние и крупные |
| Электродуговой кислый | Чистый стальной лом | Преимущественно углеродистые и малолегированные | Тонкостенное ответственного назначения, преимущественно мелкие и средние |
| В индукционных печах открытых (кислых и основных) | Стальной лом, ферросплавы | Углеродистые и легированные стали | Тонкостенные ответственного назначения, преимущественно мелкие и средние |

В составе металлической шихты при выплавке сплавов в обязательном порядке используется возврат собственного производства, исчисленный при составлении баланса металла (табл. 6) на одну литейную форму (приведенный к 100% металлозавалки) и представляющий собой сумму процентов: брака отливок, литников с прибылями, скрапа и сливов. Причем, объем и масса литников и прибылей определяется по эскизным размерам всех элементов литниковой системы изготовляемой отливки.

Таблица 6. Баланс металла на одну литейную форму

| № п/п | Наименование составляющих | Масса, кг | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годное литье | * |  |
| 2 | Брак | * |  |
| 3 | Литники и прибыли | * |  |
| 4 | Скрап и сливы |  | * |
| ЖИДКИЙ МЕТАЛЛ |  |  |  |
| 5 | Угар и безвозвратные потери |  | * |
| МЕТАЛЛОЗАВАЛКА |  |  | 100 |

Примечание: *- в графы вносятся величины, рассчитанные на одну форму, а затем вычисляются остальные составляющие по отношению к 100% металлозавалки.

В заводских условиях расчет шихты для выплавки железоуглеродистых сплавов проводят методом подбора. Для получения расчетного среднего состава шихты методом подбора составляют таблицу 7.

Пользуясь данными по ориентировочному составу шихты (таблицы 4, 5), подбирают  компоненты шихты и их количество на 100 кг металлозавалки.

Цифры в графах «содержание элемента в шихте» таблицы 7 получают умножением процентного содержания данного элемента в компоненте шихты на количественное содержание этого компонента в шихте и делением этого произведения на 100.

После суммирования величин для каждого элемента подсчитывают ожидаемый угар или пригар (табл. 1 – 3). Недостающие элементы  до требуемого химического состава сплава (например, кремний и марганец) восполняют введением соответствующих ферросплавов (лигатур).

Таблица 7. Примерный расчет шихты  методом  подбора для выплавки серого чугуна марки СЧ20

| Компоненты шихты | Масса компонента шихты, кг | Содержание элементов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C |  | Si |  | Mn |  | P |  | S |  |
|  |  | % в исходном компоненте | в шихте, кг | % в исходном компоненте | в шихте, кг | % в исходном компоненте | в шихте, кг. | % в исходном компоненте | в шихте, кг | % в исходном компоненте | в шихте, кг |
| Чугун литейный: ЛК 00 ЛК 0 ЛК 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 3,5 | 0,54 | 4,0 | 0,60 | 1,0 | 0,15 | 0,15 | 0,022 | 0,03 | 0,005 |
|  | 15 | 3,6 | 0,54 | 3,5 | 0,52 | 0,8 | 0,12 | 0,20 | 0,030 | 0,03 | 0,005 |
|  | 15 | 3,6 | 0,54 | 3,0 | 0,45 | 0,8 | 0,12 | 0,20 | 0,030 | 0,03 | 0,005 |
| Возврат | 36 | 3,2 | 1,12 | 2,36 | 0,83 | 0,85 | 0,30 | 0,18 | 0,064 | 0,13 | 0,050 |
| Стальной лом | 15 | 0,3 | 0,05 | 0,3 | 0,05 | 0,5 | 0,07 | 0,04 | 0,006 | 0,03 | 0,001 |
| Ферросилиций доменный ФС2 | 2 | 3,5 | 0,07 | 12,0 | 0,24 | 1,0 | 0,02 | 0,15 | 0,003 | 0,04 | 0,001 |
| Зеркальный чугун ЗЧ3 | 2 | 4,0 | 0,08 | 2,0 | 0,004 | 14,0 | 0,28 | 0,18 | 0,004 | 0,03 | 0,001 |
| Всего в шихте, % | 100 | - | 2,94 | - | 2,71 | - | 1,06 | - | 0,16 | - | 0,07 |
| Угар и пригар, % | - | +15 | 0,44 | -12 | 0,35 | -20 | 0,21 | - | - | +50 | 0,035 |
| В жидком металле, % | - | - | 3,38 | - | 2,36 | - | 0,85 | - | 0,16 | - | 0,105 |
| Хим. состав по ГОСТ |  | 3,3-3,5 |  | 1,4-2,4 |  | 0,7-1,0 |  | до 0,2 |  | до 0,15 |  |

2.2 МЕТОДЫ РАСЧЕТА ШИХТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЦВЕТНЫХ СПЛАВОВ

2.2.1 Алюминиевые сплавы

Ниже приведен упрощенный расчет шихты алюминиевого литейного сплава марки АЛ5. Средний химический состав сплава АЛ5: 5% Si; 0,4% Mg;  1,25% Cu, остальное – алюминий. Расчет – на 100 кг сплава.  Принимаем угар элементов: 1% Si; 3% Mg; 1% Al и  1% Cu.

Количество шихтовых материалов, на которое надо увеличить массу шихты для компенсации угара элементов, составит:

- кремния                 (5 х 1) / 100 = 0,05 кг;

- магния               (0,4 х 3) / 100 = 0,012 кг;

- меди                  (1,25 х 1) / 100 = 0,012 кг;

- алюминия        (93,35 х 1) / 100 = 0,933 кг.

Расчетные данные сводим в таблицу 8.

Таблица  8. Расчет шихты сплава АЛ 5

| Параметры | Si | Mg | Cu | Al | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средний химический состав сплава, % | 5,0 | 0,4 | 1,25 | 93,35 | 100 |
| Масса на 100 кг шихты, кг | 5,0 | 0,4 | 1,25 | 93,35 | 100 |
| Угар: % кг | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 |  |
|  | 0,05 | 0,012 | 0,012 | 0,933 | 0,007 |
| Состав шихты, кг | 5,05 | 0,412 | 1,262 | 94,283 | 101,007 |

Определим необходимое количество чушкового силумина (содержит  13% Si) и лигатур.

Количество силумина составит (5,05 х 100) / 13 = 38,85 кг.

Содержание алюминия в силумине: 38,85–5,05 = 33,8 кг.

Количество алюминиево-магниевой лигатуры, содержащей  10%Mg, составит:    (0,412 х 100) / 10 = 4,12 кг.

Содержание алюминия в лигатуре:  4,12 – 0,412 = 3,708 кг.

Количество алюминиево-медной лигатуры (содержит 50% Cu): (1,262 х 100) / 50 = 2,524 кг при содержании 1,262 кг алюминия.

Количество чушкового алюминия, которое необходимо ввести в шихту:          94,283 – (33,8 + 3,708 + 1,262) = 55,513 кг.

Таким образом, для выплавки 100 кг сплава АЛ5 потребуется исходных материалов (в кг):

чушкового алюминия			55,513

силумина					38,850

лигатуры алюминиево-медной		2, 524

лигатуры алюминиево-магниевой		4,120

ВСЕГО		101,007

2.2.2 Медные сплавы

В таблице 9. выполнен расчет шихты для выплавки латуни  ЛЦ40С ГОСТ 17711-93 в индукционной тигельной печи.

Таблица 9. Расчет шихты сплава ЛЦ 40 С

| Компоненты шихты | Содержание материала в шихте, % | Сu |  | Zn |  | Pb |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в материале | в шихте | в материале | в шихте | в материале | в шихте |
| Возврат | 44,36 | 58,0 | 25,73 | 40,0 | 17,74 | 1,0 | 0,44 |
| Латунь чушковая ЛСд ГОСТ 1020-77 | 55,64 | 59,0 | 32,83 | 38,4 | 21,37 | 1,1 | 0,61 |
| ИТОГО | 100 |  | 58,56 |  | 39,11 |  | 1,05 |
| Угар |  | -1% | 0,59 | -3% | 1,17 | -1% | 0,01 |
| ВСЕГО (в жидком металле) |  |  | 57,97 |  | 37,94 |  | 1,04 |
| Хим. состав по ТУ |  |  | 57,0 - 61,0 |  | 37,0 - 42,2 |  | 0,8 – 2,0 |

3 ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Выполнение работы осуществляется по заданию преподавателя или по варианту (таблица 10), который соответствует последней цифре номера зачетной книжки студента.

Таблица 10. Варианты заданий для расчета состава шихты

| № варианта | Марка сплава / Масса отливок, кг / плавильный агрегат | Химический состав сплава в отливках (массовые доли в %) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Железоуглеродистые сплавы |  |  |  |  |  |
|  |  | C | Si | Mn | P | S | прочие |
| 0 | СЧ 20/15/вагранка | 3,3 – 3,5 | 1,4 – 2,4 | 0,7 – 1,0 | 0,2 | 0,15 |  |
| 1 | СЧ 30/15/ ДСП | 3,0 – 3,2 | 1,3 – 1,9 | 0,7 – 1,0 | 0,2 | 0,12 |  |
| 2 | ВЧ 40/10/вагранка | 3,3 – 3,8 | 1,9 – 2,9 | 0,2 – 0,6 | до 0,1 | до 0,02 | 0,10 Cr |
| 3 | ВЧ 60/10/ДСП | 3,2 – 3,6 | 2,4 – 2,6 | 0,4 – 0,7 | до 0,1 | до 0,02 | 0,15Cr;0,30Cu; 0,40Ni |
| 4 | КЧ 35-10/15/дуплекс | 2,5 – 2,8 | 1,1 – 1,3 | 0,3 – 0,6 | 0,10 – 0,18 | 0,06 – 0,20 | 0,06 – 0,08 Cr |
| 5 | Сталь 15Л1/5/ДСП кислый | 0,12-0,20 | 0,2-0,52 | 0,30-0,90 | 0,06 | 0,06 |  |
| 6 | Сталь 35Л1/ 5/ИЧТ основной | 0,32 – 0,40 | 0,2-0,52 | 0,40 -0,90 | 0,04 | 0,045 |  |
|  |  | Алюминиевые сплавы |  |  |  |  |  |
|  |  | Mg | Si | Mn | Cu | Al | прочие |
| 7 | АЛ4 / 10 / электрическая сопротивления | 0,17 -0,3 | 8 – 10,5 | 0,2 – 0,5 | - | остальное | примеси - не более 1,1 – 1,4 |
|  |  | Медные сплавы |  |  |  |  |  |
|  |  | Sn | Zn | Pb | Cu | Mn | прочие |
| 8 | Бр05Ц5С5 /5/ индукционная | 4 - 6 | 4,0 – 6,0 | 4,0 – 6,0 | осталь- ное | - | примеси - не более 1,3 |
| 9 | ЛЦ16К4 /2/ электрическая тигельная | - | осталь- ное | - | 78,0 – 81,0 | - | 3,0 – 4,5 Si; примеси - не более 2,5 |

Составитель: Галина Викторовна Чумаченко

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА ШИХТЫ ПРИ

ПРОИЗВОДСТВЕ ЛИТЕЙНЫХ СПЛАВОВ

Методические указания к выполнению

лабораторных работ,  курсовых и дипломных проектов

Редактор

------------------------------------------------------------------------------

ЛР №      от             . В набор                       . В печать

Объем      усл. печ.л.;      уч.-изд. л. Офсет. Бумага тип № 3

Формат 60х84/16. Заказ №   . Тираж      . Цена

------------------------------------------------------------------------------

Издательский центр ДТГУ

Адрес университета и полиграфического предприятия:

344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1