- МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Технология машиностроения»

## Методические указания

по выполнению контрольной работы

по дисциплине «Проектирование заготовок»

для заочной формы обучения

Ростов-на-Дону

ДГТУ

2018

УДК 62

Составитель: 		Э.Э. Тищенко

Методические указания по выполнению контрольной

работы по дисциплине «Проектирование заготовок».-

Ростов-на-Дону: Издательский центр ДГТУ, 2018. – 34 с.

Описана методика проектирования литой и штампованной заготовок, а также экономическое обоснование выбора метода получения заготовки. Методические указания предназначены для студентов заочной формы обучения для выполнения контрольной работы.

Предназначены для бакалавров направления подготовки 15.03.05   Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств заочной формы обучения.

УДК 62

Печатается по решению редакционно-издательского совета

Донского государственного технического университета

Научный редактор д-р техн. наук, профессор М.А. Тамаркин

Ответственный за выпуск зав. кафедрой «Технология машиностроения», д-р техн. наук, профессор М.А. Тамаркин

____________________________________________________________________

В печать ___.___.20___ г.

Формат 60×84/16.   Объем  ___ усл. п. л.

Тираж ___ экз.   Заказ № ___. __________________________________________________________________

Издательский центр ДГТУ

Адрес университета и полиграфического предприятия:

344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1

C

Донской государственный

технический университет, 2018

- ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ.

  - Чертежи деталей для проектирования литой и штампованной заготовки (берутся на предприятии или выдаются преподавателем).

  - Тип производства или программа выпуска изделий. (Узнается на предприятии или задается преподавателем. В случае отсутствия данных принять тип производства – среднесерийный, программу выпуска – 30000 шт/год).

  - Справочные материалы и ГОСТы.

2. ВЫБОР МЕТОДА ПОЛУЧЕНИЯ ЗАГОТОВКИ

Сложность выбора метода получения заготовки состоит в том, что зачастую сталкиваются противоположные требования. Решение вопроса о выборе метода получения заготовки имеет множество вариантов, при этом выбор одного из вариантов не очевиден и часто основан на инженерной интуиции и практическом опыте. Кроме того, принятие решений происходит в условиях ограниченных материальных и энергетических ресурсов, экономических возможностей, наличия квалифицированных кадров, транспортных расходов, возможностей кооперации, времени для подготовки производства и т.п.

Заготовки получают в основном двумя методами – литьем или обработкой давлением (пластическим деформированием).

На первом этапе выбора метода получения заготовки исходят из физико-механических свойств материала детали, а именно из пластичности материала и его литейных свойств. Для ряда материалов их низкая пластичность определяет отсутствие альтернативы в выборе метода получения заготовки и единственно возможным методом является литье. Это относится, в первую очередь, к чугуну, отдельным маркам стальных высоколегированных сплавов и некоторым сплавам цветных металлов.

В случае, когда свойства материала допускают использование и литья, и методов пластического деформирования, то выбор должен опираться, в первую очередь, на особенности формы детали. Если имеются полости сложной формы, а также выступы и впадины на боковых наружных и внутренних поверхностях часто единственно возможным является метод литья. Причем, обязательно с применением формы разового использования, так как для извлечения отливки форма и стержни, с помощью которых получают отверстия, должны быть разрушены.

При выборе метода получения заготовки также необходимо учитывать эксплуатационную нагруженность детали в СЕ. Следует определить характер нагрузок, которые испытывает деталь. При литье структура металла, а, следовательно, и механические свойства деталей ниже, чем при обработке металлов давлением. Литые заготовки предназначены чаще всего для деталей, испытывающих статические, вибрационные, небольшие ударные нагрузки, работающих чаще всего в узлах трения и т.д.

Особо ответственные детали, к которым предъявляются высокие требования по размеру зерна, направлению волокон, уровню механических свойств, испытывающие при эксплуатации переменные нагрузки и т.д. необходимо изготавливать методом пластического деформирования, в том числе ковкой и горячей объемной штамповкой.

3.РАЗРАБОТКА ЧЕРТЕЖА ОТЛИВКИ

3.1 Выбор способа получения литой заготовки.

При выборе способа получения литой заготовки следует учитывать: тип производства; достигаемые параметры качества заготовок (точность размеров и шероховатость поверхности); конструктивные особенности детали (масса, габаритные размеры, конфигурацию, минимальный диаметр отверстия, минимальную толщину стенки, наличие полостей и поднутрений).

В единичном и мелкосерийном производстве характерно применение одноразовой, не высокой точности оснастки, в крупносерийном и массовом – точной многоразовой литейной оснастки. Чем точнее способ литья, тем ближе формы и размеры заготовки к детали, тем менее припуски на механическую обработку.

Каждый способ литья обладает определенными технологическими возможностями. Это необходимо учитывать при выборе способа. Ориентировочно способ изготовления отливки можно выбрать из следующей таблицы:

Способ литья можно выбрать, используя метод весовых коэффициентов.

Суть метода в следующем. Заготовка характеризуется рядом критериев, отражающих её форму, массу, габаритные размеры, сложность и параметры качества. Каждый критерий выбора имеет несколько уровней значений. Каждому уровню критерия выбора и типу производства соответствует ряд весовых коэффициентов, значение которых зависит от способа изготовления заготовки. В табл. 3.1 приведены значения весовых коэффициентов для различных способов получения литых заготовок.

Группы сложности отливок:

I группа - удлиненные детали типа тела вращения, которые можно отливать не только стационарным, но и центробежным способом. К ним относятся простые и биметаллические вкладыши, некоторые втулки и гильзы, трубы, цилиндры, некоторые типы шпинделей с фланцами, коленчатые валы и распределительные валы и др. Отношение длины к диаметру у таких деталей больше единицы.

II	группа - детали типа дисков: маховики, и основные диски муфт сцепления, шкивы, диски, корпусы подшипников.

- группа - простые по конфигурации коробчатые плоские детали, для формовки которых не требуется большого количества стержней. К этой группе относятся передние, боковые и нижние крышки двигателей; крышки коробок скоростей, передних бабок других корпусных деталей; суппорты станков; кронштейны; планки; вилки; рычаги.

- групп - закрытые корпусные детали коробчатого типа, внутри которых монтируются механизмы машин. Это - блоки и головки цилиндров автомобильных, тракторных и других двигателей; корпуса коробок передач; картеры рулевого управления; передние бабки, коробки подач и фартуки токарных станков; коробки скоростей и подач сверлильных станков и другие детали сложной формы, для изготовления которых требуется значительное количество стержней при формовке.

V группа - крупные и тяжелые коробчатые детали, на которых обычно монтируются узлы и механизмы машин. К ним можно отнести коробчатые литые рамы тракторов и сельскохозяйственных машин, станины металлорежущих станков и литейных машин, а также прессов, компрессоров и других машин. Внутри таких деталей обычно не монтируются какие-либо механизмы, т.е. они служат как несущие конструкции.

Таблица 3.1. Весовые коэффициенты критериев выбора способа изготовления отливки

| Номер и наименование критерия выбора | Уровень, градация и значение критерия выбора | Способ изготовления литой заготовки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛПФ |  | ЛОФ | ЛВМ | ЛК | ЛПД | ЦЛ |
|  |  | РФ | МФ |  |  |  |  |  |
| 1.Тип производства | 1.Единичное, мелкосерийное 2.Среднесерийное 3.Крупносерийное, массовое | 2 1 0 | 0 1 2 | 0 1 2 | 0 1 2 | 0 1 1 | 0 1 2 | 0 1 1 |
| 2.Материал детали | 1.Сталь 2.Чугун 3.Цветные сплавы | 1 1 1 | 1 1 1 | 0 1 1 | 1 0 1 | 1 1 1 | 0 0 1 | 0 1 1 |
| 3.Масса детали, кг | 1. до 60 кг 2. 60 … 120 3. 120 … 320 4. 320 … 600 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 0 0 | 1 1 1 0 | 1 0 0 0 | 1 1 0 0 |
| 4.Группа сложности отливки | 1. 1 2. 2 3. 3 4. 4 5. 5 | 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 | 0 0 1 1 0 | 0 0 1 1 0 | 1 1 0 0 0 | 0 1 1 1 0 | 1 2 0 0 0 |
| 5. Параметр Ra самой чистой поверхности детали, мкм | 1. 0,63 … 1 2. 1,6 … 5 3. 6,3 … 12 4. 12,5 … 20 | 0 0 0 2 | 0 0 1 2 | 0 0 2 1 | 0 2 1 0 | 0 0 2 1 | 2 1 0 0 | 0 0 1 1 |
| 6.Форма детали | 1. Тела вращения 2. Корпусные 3. Рычаги 4. Фасонные | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 0 1 1 | 1 1 1 0 | 1 1 1 1 | 1 0 0 1 |
| 7.Максимальные габаритные размеры, мм | 1. До 25 2. 25 … 50 3. 50 …120 4. 120 … 400 5. 400 … 1600 | 0 0 1 1 1 | 0 1 1 1 1 | 0 1 1 1 0 | 1 1 1 0 0 | 0 0 1 1 0 | 1 1 1 1 0 | 1 1 1 1 0 |
| 8.Квалитет точности размеров необрабатываемых поверхностей или наибольший квалитет точности размеров детали | 1. 11 … 13 2. 13 … 15 3. 15 … 17 4. 17 … 20 | 0 0 0 1 | 0 0 1 1 | 0 1 1 0 | 1 1 0 0 | 0 1 1 0 | 1 1 0 0 | 0 0 1 1 |
| Примечание. ЛПФ – литьё в песчаные формы; РФ – ручная формовка; МФ – машинная формовка; ЛОФ – литьё в оболочковые формы; ЛВМ – литьё по выплавляемым моделям; ЛК – литьё в кокиль; ЛПД – литьё под давлением; ЦЛ – центробежное литьё. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Для того, чтобы воспользоваться таблицей, необходимо выбрать значение критерия, выписать соответствующие коэффициенты, а затем, для каждого способа литья посчитать значение коэффициента в столбик.

Наилучшим считается способ с наибольшим весовым коэффициентом.

Если конкурирующие способы набирают одинаковую сумму, то выбирается тот из них, который обеспечивает минимум затрат на изготовление заготовки и её механическую обработку.

Для выполнения центрального отверстия в детали, как правило, необходимо предусмотреть стержень. Выбор материала, из которого изготавливается стержень зависит от способа получения заготовки (песчаный, металлический, керамический и др.)

3.2 Назначение общих припусков на механическую обработку, определение допусков размеров и массы заготовки.

Припуски на механическую обработку назначают только на те поверхности, шероховатость и точность размеров которых невозможно получить литьем. На необрабатываемые поверхности (если позволяет точность выбранного вида литья) можно припуск не назначать.

Назначение припусков на механическую обработку производится в соответствии с ГОСТ Р 53464-2009 в следующей последовательности:

А) Выбирают «Класс размерной точности отливки» по Приложению А, таблице А1 по способу литья, наибольшему габаритному размеру и типу сплава с учетом примечания к таблице. Например, для литья в песчано-глинистые сухие формы, наибольшего габаритного размера 145 мм и термообрабатываемого чугунного сплава класс размерной точности отливки находится в пределах 9т-13. С учетом примечания 1 к таблице А1 принимаем класс размерной точности 11.

Б) Аналогично выбирают степень точности поверхностей отливок по табл. В1 приложения В с учетом примечания к таблице.

В) Класс точности массы отливки выбирают по таблице Д1 приложения Д с учетом примечания к таблице.

Для этого определяют приближенную наименьшую массу отливки из соотношения:

Например, для интервала номинальных масс отливок «свыше 1,0 до 10 кг», темообрабатываемого чугунного сплава класс точности массы отливки находится в пределах 7-15. С учетом примечания к таблице Д1 назначаем 11.

Г) Ряд припусков выбирают по таблице Е1 приложения Е по степени точности поверхности отливки с учетом примечания к таблице.

Д) Для наглядности определения припусков поверхности детали, подвергаемые механической обработке, нумеруют и расчеты сводят в таблицу 3.3:

- В первую колонку заносят размер детали с допуском (данные берут из чертежа детали).

- Во вторую колонку допуск размера детали (определяется по таблице 3.2 или с чертежа детали).

- В третью колонку– допуск размера заготовки, который определяют по таблице 1 ГОСТ Р 53464-2009 с учетом п.5.2.

-Значение колонки 4 определяется как результат отношения колонки 2 к колонке 3.

- Значение пятой колонки определяется по таблице 7 ГОСТ Р 53464-2009.

- В шестую колонку заносятся номера поверхностей, образующих соответствующий размер (для цилиндрических поверхностей 1 номер, для плоских – 2 номера).

- В седьмую колонку заносится припуск на сторону, который определяется по таблице 6 ГОСТ Р 53464-2009 с учетом п.7.2.  и п.7.6., в которых сказано, что припуски на сторону назначают дифференциально на каждую поверхность отливки. Так, общие припуски назначают по полным значениям общих допусков во всех случаях, кроме тех, когда поверхности являются телами вращения; противоположными поверхностями, используемыми в качестве взаимных баз при обработке и при индивидуальной обработке отливок с установкой их с выверкой обрабатываемой поверхности относительно номинальной поверхности. В этих случаях общие припуски назначают по половинным значениям общих допусков.

- Колонка 8 заполняется следующим образом. Припуски на размеры цилиндрических поверхностей определяются удвоением припуска на сторону и прибавляются для валов или вычитаются для отверстий к размерам деталей. Припуски на линейные размеры определяются состоянием поверхностей, которыми эти размеры связаны. При назначении величины припуска на поверхность, положение которой определяется двумя и более размерами отливки, устанавливается наибольшее значение припуска для данной поверхности.

- В колонке 9 указывается размер заготовки и его допуск (назначается симметричным исходя из данных в колонке 3).

Таблица 3.2

Таблица 3.3.

Расчет припусков и размеров отливки.

| Чертежный размер детали (номинал, квалитет, предельные отклонения), мм | Допуск размера детали, мм | Допуск размера заготовки, мм | Соотношение колонки №2 к колонке №3 | Вид окончательной механической обработки | № поверхностей, образующих размер | Припуск на сторону, мм | Припуск на размер, мм | Размер заготовки, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Например |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62H7(+0,03) | 0,03 | 2,4 | 0,0125 | # Тонкая | 1 | 2,7 |  | 561,2 |
| 41H14(+0,62) | 0,620 | 2,4 | 0,258 | Черновая | 2 3 | 2,5 2,5 |  | 411,2 |

Е)  Шероховатость поверхностей отливки определяется по таблице Г1 приложения Г по степени точности поверхностей отливки.

В рассматриваемом примере Ra = 63 мкм.

3.3 Проверка возможностей выбранного способа литья на получение необходимых размеров отверстий, полостей, толщины стенки детали.

Толщина стенок отливки должна быть меньше минимальной, определяемой материалом, габаритными размерами отливки и теплофизическими характеристиками литейной формы. В противном случае возможно возникновение недолива.

Габаритный размер отливки N определяется по формулам:

– для прямоугольных в плане отливок

,

– для круглых в плане отливок

,

где  l ,  b,  h ,  d – длина, ширина, высота и диаметр отливки соответственно, мм.

Условно принимают,  что  при  N < 200  мм  отливка  является мелкой, при 200 < N < 1000 мм – средней, при N > 1000 мм – крупной. Минимальные толщины стенок отливки приведены в таблице 3.4.

Таблица 3.4.

Отверстия, выполняемые  в  отливке, должны  иметь  диаметр больший, чем минимально допустимый для данного способа литья и материала dmin (табл. 3.5).

Таблица 3.5.

При принятии решения о выполнении или невыполнении отверстия в отливке следует принимать во внимание, что наличие отверстия способствует выравниванию толщины стенок отливок и это благоприятно сказывается на свойствах отливки. Однако получение отверстия связано с дополнительными затратами. Для литья в песчано-глинистые формы это затраты на изготовление модельной оснастки, сборку, контроль литейной формы, выбивку стержней и т.д.

3.4 Назначение литейных уклонов, радиусов, закруглений, сопряжений по ГОСТ 3212-92, РТМ 12-60, ОСТ 3-1284-72.

Переходы между стенками отливки должны выполняться закругленными, причем радиус сопряжения зависит от типа соединения, материала отливки и толщин сопрягаемых элементов.

Минимальные радиусы скругления ориентировочно для ЛПГФ, ЛОФ и ЛВМ– 5 мм, ЛК – 3 мм, ЛД – 0,5 мм. Значения геометрических параметров сопряжений элементов для отливок из чугуна и алюминиевых сплавов приведены в табл. 3.6, а для отливок из стали и медных сплавов эти значения увеличивают на 15-20 %. Определенные значения по табл. 3.6 округляют до ближайшего значения из нормального ряда чисел: 1, 2, 3, 5, 8, 10, 16, 20, 25 и т.д.

Таблица 3.6.

3.5 Выбор поверхности разъема формы.

При выборе поверхности разъема формы необходимо руководствоваться следующими правилами:

- поверхность разъема должна обеспечивать наименьшие трудности изготовления ее формы и простоту стержней;

- модель должна свободно извлекаться из формы, согласно правилу световых теней;

- для обеспечения направленной кристаллизации наиболее массивные части отливки располагаются вверху или сбоку по разъему;

- ответственные части отливки следует располагать внизу или наклонно по отношению к плоскости разъема формы;

- линия разъема не должна находиться на черновой технологической базе (ЧТБ);

- при проектировании ступенчатых размеров заготовок необходимо учитывать, что если разность размеров двух соседних ступеней меньше допуска одного их них, то две ступени выполняются в одну.

3.6 Назначение технологических требований на отливку по ГОСТ Р 53464-2009

Степень коробления элементов отливки определяется по таблице Б1 приложения Б по величине отношения наименьшего размера отливки к наибольшему (толщины или высоты к длине).

Допуск смещения отливки по плоскости разъема в диаметральном выражении устанавливают по таблице 1 ГОСТ Р 53464-2009 на уровне класса размерной точности отливки по номинальному размеру наиболее тонкой из стенок отливки, выходящей на разъем или пересекающих его.

3.7 Оформление чертежа отливки

Чертеж отливки выполняется по ГОСТ3.1125-88. Разъем модели и формы показывают отрезком или ломаной штрих-пунктирной линией, заканчивающейся знаком

Х---Х , над которой указывается буквенное обозначение разъема формы – МФ, для неразъемных моделей Ф, направление разъема, показывается сплошной линией, перпендикулярной к лини разъема.

Припуски на механическую обработку изображают сплошной тонкой линией. Допускается выполнять линию припуска красным цветом. Величину припуска на механическую обработку указывают цифрой перед знаком шероховатости поверхности детали. Допускается при несложных отливках припуски на механическую обработку не изображать, а указывать только величину припуска цифрой. Технологический припуск указывают цифрой со знаком (+) или минус (-) и буквой «Т» и проставляют на продолжении размерной линии или на поле линии- выноски, если нельзя размесить надпись и цифру на продолжении размерной линии.

Отверстия, впадины и т.п., не выполняемые при отливке детали, зачеркивают сплошной тонкой линией, которую допускается выполнять красным цветом.

Графическое изображение отливок должно быть выполнено на карте эскизов в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД. Допускается графический документ на отливку изображать на учетной копии чертежа, при этом элементы отливки следует выполнять красным цветом.

При вычерчивании отливки следует учитывать все припуски с указанием их величины.

Внутренний контур обрабатываемых поверхностей, а также отверстий, впадин и выточек, не выполняемых в литье, изображают сплошной тонкой линией. Допускается при несложных отливках перечисленные элементы не изображать.

Стержни и знаки модели изображают в масштабе чертежа сплошной тонкой линией, которую допускается выполнять синим цветом. Стержни в разрезе следует штриховать только у контурных линий.

На чертеже отливки указывают технические требования, которые включают:

- пределы твердости материала отливки;

- сведения о материале-заменителе;

- обозначение точности отливки по ГОСТ Р 53464-2009. Приводятся в следующем порядке: класс размерной точности, степень коробления, степень точности поверхностей, класс точности массы и допуск смещения. (например, точность отливки 11-8-16-11 СМ2,4 ГОСТ Р 53464-2009.).

- допуск неровностей поверхностей отливки;

- указания об отделке необрабатываемых поверхностей;

- сведения о виде, количестве, размерах и местах расположения допускаемых литейных дефектов (раковины, трещины и т.п.) и возможных способах их устранения;

- формовочные уклоны (ГОСТ 3212–92), радиусы закруглений и т.п.;

- указание о маркировании;

-  ссылки на другие документы, содержащие технические требования, (на отливки из стали ГОСТ 977–88, на отливки из чугуна – ГОСТ Р 534640-2009).

4.РАЗРАБОТКА ЧЕРТЕЖА ШТАМПОВАННОЙ ЗАГОТОВКИ.

4.1 Выбор способа получения штампованной заготовки.

Выбор способа получения заготовки зависит от следующих факторов:

- типа производства;

- достигаемых параметров качества заготовок (шероховатости поверхности, точности размеров);

- конструктивных особенностей детали;

- типа применяемого оборудования;

- вида оснастки (открытый, закрытый, штамп выдавливания, количество ручьев штампа);

- вида нагрева заготовки перед штамповкой (газопламенная, индукционная печь и т.д.);

- количества переходов штамповки детали.

Так как технологический процесс обработки давлением основан на применении высокопроизводительного и сравнительно дорогого оборудования, а также дорогого инструмента (штампов), на первом этапе выбора решающее значение приобретает тип производства рассматриваемой детали.  В единичном и мелкосерийном производстве оборудование должно быть универсальным и сравнительно недорогим, а его производительность не столь существенна, как, например, в массовом производстве. Деформирующий инструмент также должен иметь, по возможности, универсальное применение, простую форму и невысокую стоимость.

Этим условиям отвечает свободная ковка на ковочных молотках, а также ковка с применением подкладных штампов.

В серийном производстве целесообразно применять штамповочные молоты различных видов, а процесс формообразования производить в штампах, половины которых закрепляются на столе и на бабе молота и могут иметь до пяти ручьев сложной формы.

В крупносерийном и массовом производстве производительность штамповки и точность поковок при использовании штамповочного молота уже недостаточна.  Поэтому наиболее рациональным является применение кривошипных кузнечно-прессовых машин: кривошипного горячештамповочного пресса (КГШП), горизонтально-ковочной машины (ГКМ), также специализированных высокопроизводительных машин (раскатной машины, ковочных вальцов и т.п.).

Высказанные соображения имеют силу для большинства мелких и средних деталей, используемых в машиностроении, однако в ряде случаев приходится отступать от намеченной схемы.

Тенденция современного машиностроения к увеличению мощности отдельных машин (двигатели, турбины, транспортные машины и т.п.) приводит к тому, что для пластического деформирования ряда деталей недостаточно усилия, развиваемого молотами и кривошипными машинами. Поэтому для больших деталей (например, диаметром свыше 1000 мм) приходится использовать ковку или штамповку на гидравлических прессах, несмотря на их сравнительную тихоходность (свободную ковку для индивидуального и мелкосерийного производства, а штамповку - для серийного, крупносерийного и массового производства).

Если детали по размеру невелики, но имеют сложную форму и по условиям эксплуатации должны иметь очень плотную структуру металла, то заготовки для них нужно изготавливать с помощью закрытой штамповки в разъемных матрицах. Наиболее удобно для такого способа штамповки использовать винтовой фрикционный пресс (в мелкосерийном и серийном производстве) или специализированный полуавтомат кривошипного типа (в массовом производстве). Особую группу по форме деталей составляют длинные поковки с фланцем, а также поковки со сквозными и глухими отверстиями для деталей типа втулок, полумуфт, колец подшипников и т.п. Для них рекомендуется выбирать способ штамповки на горизонтально-ковочной машине, так как наличие в ней разъемной матрицы и горизонтальное расположение главного ползуна позволяет получать поковки сложной формы с минимальными отходами металла.

Наконец, независимо от типа производства и размеров детали низкая пластичность материала требует применения гидравлического пресса, поскольку только гидравлический пресс может обеспечить плавную работу и достаточно низкую скорость пластической деформации, при которой не образовываются микротрещины и другие дефекты в поковках.

Способ штамповки определяет также наименьшие диаметры отверстий, которые могут быть получены пластическим деформированием заготовок. При свободной ковке на молотах и гидравлических прессах минимальный диаметр отверстия равен 80 мм, при штамповке на молотах - 50 мм, а при штамповке на кривошипных машинах - 35 мм.

Предпочтение должно быть отдано тем способам, которые обеспечивают максимальное приближение формы и размеров заготовки к форме и размерам детали.

Окончательно способ изготовления заготовки устанавливается после сравнительного технико-экономического расчета нескольких вариантов получения поковок.

Исходными заготовками для ковки и объёмной штамповки служат слитки и сортовой прокат. Слиток является заготовкой для крупных поковок. Сортовой прокат используют для большинства штампованных и мелких кованых поковок. Длина прутка составляет 2-6 м. Горячекатаный прокат имеет квадратное или круглое поперечное сечение, размеры (диаметр, сторона  квадрата)  устанавливаются стандартами.

На рис. 4.1 и 4.2 приведены классификации поковок, штампуемых на горизонтально-ковочных машинах (рис. 4.1) и на молотах, а также на горячештамповочных прессах (рис. 4.2).

Рис. 4.1. Классификация поковок, штампуемых на горизонтально-ковочных машинах

Рис. 4.2. Классификация поковок, штампуемых на молотах и кривошипных горячештамповочных прессах

4.2 Назначение припусков на механическую обработку.

Назначение припусков производится по ГОСТ 7505-89. Стандарт распространяется на заготовки из черных сплавов. Для назначения припусков на заготовки из цветных сплавов используются отраслевые стандарты (ОСТы).

А) Допуски, припуски и кузнечные напуски устанавливают в зависимости от конструктивных характеристик поковки и определяют исходя из шероховатости обработанной поверхности детали, а также в зависимости от величины размеров и следующие характеристики.

Класс точности определяют по приложению 1, табл. 19 ГОСТ 7505-89.

Группу стали определяют по табл.1 ГОСТ 7505-89.

Степень сложности поковки определяют по Приложению 2 ГОСТ 7505-89 путем вычисления отношения массы (объема) поковки к массе (объема) геометрической фигуры, в которую вписывается форма поковки:

Ориентировочная расчетная масса поковки (mпок.) определяется по формуле:

,

где	mд – масса детали;

Кр – расчетный коэффициент, устанавливаемый в соответствии с приложением 3 (табл.20 ГОСТ 7505-89).

Для удлиненной формы детали с прямой осью Кр = 1,3-1,6.

Определяем массу описанной фигуры (для цилиндрической детали - цилиндра):

,

где	R – радиус описанной фигуры;

H – высота описанной фигуры;

 - плотность материала заготовки.

Расчетное значение С сравним с табличным.

Б) Определение исходного индекса

Исходный индекс для последующего назначения основных припусков, допусков и допускаемых отклонений определяется в зависимости от массы, марки стали, степени сложности и класса точности поковки по формуле

ИН=NI+(MS-1)+(ST-1)+(KT-1)

где NI – номер интервала, в который попадает масса поковки

Таблица 4.1

| Номер интервала | Масса в кг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 0.5 | Св. 0.5 до 1 | Св. 1 до 1.8 | Св. 1.8 до 3.2 | Св. 3.2 до 5.6 | Св. 5.6 до 10 | Св. 10 до 20 | Св. 20 до 50 | Св. 50 до 125 | Св. 125 до 250 |
| NI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

MS - группа стали (MS=1 для группы стали М1, MS=2 для группы стали М2, MS=3 для группы стали М3);

ST – степень сложности поковки (ST=1 для С1, ST=2 для С2, ST=3 для С3, ST=4 для С4);

KT – класс точности (КТ=1 для Т1, КТ=2 для Т2, КТ=3 для Т3, КТ=4 для Т4).

Для рассматриваемого червяка ИН=5.

В) Определение припусков на механическую обработку.

Основные припуски на механическую обработку поковок в зависимости от исходного индекса, линейных размеров и шероховатости поверхности устанавливают по табл. 3 ГОСТ 7505-89, для наглядности определения припусков все поверхности детали нумеруют и расчеты сводят в таблицу 4.2.

Таблица 4.2.

Определение припусков и размеров поковки.

| Размер детали, мм | № поверхно-сти | Шероховатость поверхности, Ra, мкм | Припуск на сторону, мм | Припуск на размер, мм | Размер заготовки, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Например |  |  |  |  |  |
| 150,006 | 1 | 0,8 | 0,9 |  |  |
| 600,02 | 5 6 | 0,8 0,8 | 1,0 1,0 |  |  |

Допуски и предельные отклонения размеров устанавливаются по табл. 8 ГОСТ 7505-89. Две ступени, имеющий незначительный перепад размеров, следует изготавливать в одну.

Г) Определение минимальной величины радиусов закругления наружных узлов поковки в зависимости от глубины полости ручья штампа выполняется по табл. 7 ГОСТ 7505-89.

Д) Допускаемая величина смещения по поверхности разъема штампа определяется по табл. 9 ГОСТ 7505-89.

Е) Допускаемая величина высоты заусенца на поковке по контуру обрезки облоя определяется в п.5.10 ГОСТ 7505-89.

Ж) Кузнечные напуски выполняются согласно п.6. ГОСТ 7505-89. Кузнечные напуски могут быть образованы на поковке штамповочными уклонами, радиусами закругления внутренних углов, непробиваемой перемычкой в отверстиях и невыполнимыми в штамповочных операциях поднутрениями и полостями.

З) Штамповочные уклоны не должны превышать величины, установленной в таблице 18 ГОСТ 7505-89. У изготовленных на штамповочных молотах и прессах без выталкивателей поковок, имеющих элементы в виде ребра, выступа, реборды с отношением их высоты к ширине более 2,5, допускается штамповочный уклон до 10 на внешней поверхности и до 12 на внутренней поверхности.

Впадины и углубления в поковке, когда их оси параллельны направлению движения одной из подвижных частей штампа, а диаметр или наименьший поперечный размер не менее 30 мм, выполняют глубиной до 0,8 их диметра или наименьшего поперечного размера – при изготовлении на молотах и прессах и до трех диаметров – при изготовлении на горизонтально-ковочных машинах.

В поковке выполняют сквозные отверстия при двухстороннем углублении, если при ее изготовлении их оси параллельны направлению движения одной из подвижных частей штампа диаметр сквозного отверстия не менее 30 мм, а толщина поковки в месте пробивки – не более диаметра пробиваемого отверстия.

Е) Шероховатость поверхности штапмованной заготовки ориентировочно можно определить как:

- для горячей объемной штамповки: без калибровки – Ra10-80,  на молотах и прессах – Rz 20…160 мкм, на ГКМ - – Rz 20…160 мкм,  выдавливанием – Rz 20-80 мкм;

- для ковки – Ra 80 и более, горячая ковка в штампах – Ra – 20-40 мкм;

- для листовой штамповки и  выдавливания Ra 5-20 мкм, высадки – Ra 2.5-5 мкм, вытяжки полых деталей и  вырубки – Ra 5-25 мкм.

- для раскатки – Ra20-80 мкм,

- для вальцовки – Ra 40-80 мкм

4.3 Установленные линии разъема штампа

При штамповке на молотах и КГШП штамп состоит из верхней и нижней части. Поверхность раздела этих частей называется поверхностью разъема штампа, которая назначается с учетом:

- возможности свободного извлечения поковки из штампа;

- расположения более глубоких труднозаполняемых полостей в верхней части молотового штампа, т.к. при штамповке под молотом металл лучше течет вверх;

- упрощения конструкции молотового и обрезного штампов;

- снижения отходов в облой за счет уменьшения его периметра соответствующим расположением поковки в ручье;

- удобством обрезки облоя;

- уравновешивания сдвигающих усилий;

- требуемой направленности волокон в поковке;

- недопустимостью совпадения с черновой технологической базой.

Целесообразно, чтобы плоскость разъема совпадала с плоскостью двух наибольших габаритных размеров детали.

Примеры выбора плоскости разъема штампа приведены в таблице 4.3

Таблица 4.3

Выбор поверхности разъема штампа

4.4 Оформление чертежа поковки по ГОСТ 3.1126-88.

На чертеже поковки допускается наносить контур детали, выполняя его тонкой штрихпунктирной линией с двумя точками, при этом допускается не изображать отдельные элементы детали. Чертеж поковки должен содержать все данные, необходимые для ее изготовления, контроля и приемки. Допускается наносить под размерами поковки размеры детали в круглых скобках. Расположение плоскости разъема формообразующих поверхностей штампа следует изображать тонкой штрихпунктирной линией, обозначенной на концах знаком Х---Х

Допуски формы и расположения поверхностей поковки выполняются согласно ГОСТ 2.308-79.

В технических требованиях указывают:

- группу по видам испытаний (ГОСТ 8479–70);

- класс точности поковки, группа стали,

- степень сложности;

- исходный индекс (ГОСТ 7505–89);

- вид термообработки;

- неуказанные предельные отклонения размеров, радиусов закруглений, штамповочных уклонов;

- допускаемые отклонения расположения по ГОСТ 2.308-68;

- допускаемую величину заусенца;

- допускаемые смещения по поверхности разъема штампа;

- виды и величины внешних дефектов;

- состояние поверхности и способ ее очистки;

- место маркировки (шифр детали, клеймо ОТК),

- ссылки на другие документы, содержащие технические требования, распространяющиеся на данные изделия, но не приведенные на чертеже (ГОСТ 8479-70).

5. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА МЕТОДА ПОЛУЧЕНИЯ ЗАГОТОВКИ

При выборе заготовки необходимо производить технико-экономические расчеты и искать наиболее выгодный вариант. Выбор оптимального способа производства заготовок осуществляют путём сопоставления технико-экономических показателей рассматриваемых технологических вариантов.

Оценку различных вариантов получения заготовок чаще всего производят по двум показателям:

- коэффициенту использования материала заготовки:

Kим=q/Q,

где q и Q - соответственно масса детали и заготовки;

Лучшим считается вариант с наибольшим коэффициентом использования материала.

2) себестоимости изготовления детали Сд.

Сравнение вариантов обычно производят не по полной себестоимости, а по так называемой технологической себестоимости деталей Сдт из заготовок, полученных различными способами. Лучшим считается вариант с наименьшей себестоимостью.

Технологическая себестоимость включает только те статьи затрат, величина которых меняется при переходе от одного процесса к другому. При этом расчёт себестоимости должен учитывать затраты как в заготовительной фазе производства, так и при последующей механической обработке. Только в случаях, когда себестоимость механической обработки не зависит от способа производства заготовки, допускается вести расчёт только по затратам заготовительного производства, т.е определять Сзт.

Затраты на заготовку Сзаг определяются в зависимости от материала, вида и способа получения заготовки. Вначале устанавливают материал заготовки, её тип (отливка, поковка, фасонный прокат, труба и т.п.), разрабатывают чертёж заготовки и определяют её массу Q. Масса заготовки – сумма массы детали и массы всего припуска, оставленного под механическую обработку.

При выполнении экономического обоснования в контрольной работе необходимо выполнить сравнение отливки с прокатом или штампованной заготовки с прокатом.

Для расчета затрат используются прейскуранты, применяемые в СССР, в связи с тем, что для современного производства единых прейскурантов не существует.

5.1. Определение затрат на заготовки из проката

Если заготовкой является проволока, прокат, труба и т. п., то в зависимости от материала, формы поперечного сечения, размеров и точности проекта по прейскурантам определяют оптовую цену единицы массы заготовки Спр Технологическая себестоимость заготовки Сзт в этом случае определяется исходя из стоимости проката, требующегося на изготовление детали как:

Сзт =  Спр·Кф·Q  (Q  q)Сотх + Соз,

где Спр - цена одного кг материала заготовки из проката, руб.;

Кф - коэффициент, учитывающий форму заказа металлопроката;

Сотх – цена 1 кг отходов материала, руб;

Соз – технологическая себестоимость операций правки, калибрования прутков, разрезки их на штучные заготовки:

где Спз – часовые приведенные затраты на рабочем месте, руб/ч;

tшт – штучное или штучно-калькуляционное время выполнения заготовительной операции (правки, калибрования, резки и др.), мин. (В случае отсутствия данных принять равным 5 мин.);

kвн – коэффициент выполнения норм, обычно принимается равным 1,3.

Приведенные затраты, приходящиеся на 1 ч работы заготовительного оборудования, имеют значения, указанные в табл.5.1.

Таблица 5.1.

Приведенные затраты на рабочем месте в руб/ч

| Заготовительные операции | Спз |
| --- | --- |
| Резка заготовок диаметром до 55 мм на ножницах сортовых модели Н1834 | 8,83 |
| Резка заготовок диаметром до 140 мм на ножницах сортовых модели 1838 | 16,29 |
| Резка на отрезных станках, работающих дисковыми пилами | 1,21 |
| Правка на автоматах | 2 …2,5 |

Трудоёмкость выполнения операций может быть определена с помощью укрупнённых нормативов.

Применяют различные формы заказа металлопроката. В зависимости от условий, оговариваемых заказчиком, металлопрокат поставляется нормальной (немерной), кратной и мерной длины.

Значения коэффициента Кф составляют:

для проката нормальной длины	-1,0

для проката кратной длины	-1,03

для проката мерной длины	-1,06

Стоимость некоторых металлов Спр приводится в таблице 5.2. (Прейскуранты № 01-02, 01-03, 01-04, 02-06). При пользовании таблицы необходимо учитывать, что пределы цен от и до указаны для сталей диаметром от 8 до 250 мм. Большие цены для меньших диаметров. По автоматным сталям диаметры от 8 до 100 мм.

Таблица 5.2.

Оптовые цены на некоторые металлы

| # Наименование |  | Цена за 1 кг в руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |
| Сталь обыкновенного качества круглая и квадратная |  |  |  |
| Углеродистая Ст О, Ст 3 |  | 0,1060,124 |  |
| Углеродистая Ст З, Ст 4, Ст5 |  | 0,1140,132 |  |
| Сталь качественная круглая, квадратная и шестигранная |  |  |  |
| Углеродистая 10, 20, 30, 40, 45, 50, 55 |  | 0,1360,185 |  |
| Легированная 15Х, 20Х, ЗОХ, 35Х, 40Х, 45Х, 50Х |  | 0,1410,168 |  |
| Легированная 1 8ХГТ, 30ХГТ, 20ХГР |  | 0,1470,171 |  |
| Легированная 15ХГС, ЗОХГС |  | 0,1700,203 |  |
| Легированная 12ХНЗА, 30ХНЗА |  | 0,2790,309 |  |
| Легированная 20ХНР |  | 0,1870,215 |  |
| Автоматная А12, А20, АЗО, А40Г |  | 0,1310,157 |  |
| Шарикоподшипниковая ШХ9, ШХ15 |  | 0,2070,259 |  |
| Шарикоподшипниковая ШХ15СГ |  | 0,2240,287 |  |
| Сталь высокоуглеродистая круглая |  |  |  |
| Качественная У7, У8, У9, У10, У11, У12, У13 |  | 0,1560,187 |  |
| Высококачественная У7А, … , У13А |  | 0,1670,198 |  |
| Легированная ХВГ |  | 0,5060,555 |  |
| Сталь качественная калиброванная (холоднотянутая) круглая |  |  |  |
| Углеродистая 35, 40, 45, 50, 55, 60 |  |  | 0,1760,263 |
| Автоматная А12, А20 |  |  | 0,1710,235 |
| Шарикоподшипниковая ШХ9, ШХ15 |  |  | 0,2600,364 |
| Трубы горячедеформированные, Сталь 15 … 25 (цена за 1 м) |  |  |  |
|  54 мм, стенка 10 мм. | 2,28 |  |  |
|  70 мм, стенка 10 мм. | 2,94 |  |  |
|  89 мм, стенка 10 мм. | 3,77 |  |  |
| Трубы холоднокатаные, Сталь 15 … 25 (цена за 1 м) |  |  |  |
|  102 мм, стенка 20 мм. | 9,23 |  |  |
|  120 мм, стенка 24 мм. | 11,3 |  |  |
|  150 мм, стенка 24 мм. | 21,9 |  |  |

| Трубы горячедеформированные из стали ШХ15 (цена за 1 м) |  |
| --- | --- |
|  90 мм, стенка 11 мм. | 6,3 |
|  90 мм, стенка 19 мм. | 11,9 |
| Прутки из цветных сплавов |  |
| Латунные  17…50 мм Л62, ЛС59-1, ЛСЖ58-1-1 -1-1 | 1,1401,180 |
| Алюминиевые  11 … 44 мм АМГ-3 | 1,1801,230 |
| Бронзовые  17 … 40 мм БР Б2 | 7,9107,960 |
| Примечание. Большие значения цен указаны для сталей  10 мм, меньшие – для автоматных сталей  100 мм, для остальных -  250 мм. |  |

Заготовительные цены на стружку чёрных и цветных металлов приведены в табл. 5.3.

Таблица 5.3.

Заготовительные цены на стружку чёрных и цветных металлов (прейскуранты 01-03 и 02-05 1980 г.)

| Вид стружки | Цена за 1 кг, руб |
| --- | --- |
| Чугунная | 0,0248 |
| Стальная | 0,0226 … 0,0281 |
| Латунная | 0,341 … 0,404 |
| Бронзовая | 0,507 … 1,083 |
| Алюминиевая | 0,240 … 0,315 |

5.2 Определение затрат на литые заготовки

Если заготовкой является отливка то в зависимости от материала, массы и группы сложности по прейскуранту №25-01 определяют базовую оптовую цену данного типа заготовок, отнесённую к единице массы. Затем в зависимости от типа производства и группы серийности определяют доплату к базовой цене (в процентах) и фактическую оптовую цену заготовки Сопт, с помощью которой вычисляют себестоимость спроектированной заготовки Сзт .

Стоимость заготовок, получаемых такими методами, как литье в обычные песчано-глинистые формы и кокили, литье по выплавляемым моделям, литье под давлением, с достаточной для стадии проектирования точностью можно определить по формуле:

Сзт = QСот  (Q  q)Сотх = QСотб kтkсkвkм kп  (Q  q)Сотх,

где Сотб - базовая стоимость одного кг литых заготовок, руб;

kт, kс, kв, kм, kп – коэффициенты доплат, зависящие от класса точности, группы сложности, массы, марки материала и объёма производства заготовок.

Заготовительные цены Сотх на стружку чёрных и цветных металлов приведены в табл. 5.3.

5.2.1 Литьё в песчано-глинистые формы

Для отливок, полученных литьем в обычных песчано-глинистых формах, рекомендуется пользоваться ниже приведенными данными.

Базовая стоимость одного кг отливок Сотб =0,36 руб. (отливки из серого чугуна марок СЧ10; СЧ15; СЧ18 массой 1…3 кг, 13-го класса точности по ГОСТ 26695-85, 3-й группы сложности и 3-й группы серийности. Прейскурант № 25-01, 1980 г.).

Коэффициенты kт, kс, kв, kм и kп выбираются по данным табл. 5.4-5.7.

Таблица 5.4.

Значения коэффициента kт

| Материал отливки |  | kт |
| --- | --- | --- |
| чёрные металлы | цветные металлы |  |
| класс точности отливки | класс точности отливки |  |
| 4 … 7 7 … 11т 11 … 15т | 3т … 5т 5 … 9т 9 … 13 | 1,1 1,05 1,0 |

Таблица 5.5.

Значения коэффициента kc

| Материал отливки | ##### Группа сложности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V |
| Чугун, сталь | 0,7 | 0,83 | 1,0 | 1,2 | 1,45 |
| Алюминиевые сплавы | 0,82 | 0,89 | 1,0 | 1,1 | 1,22 |
| Медные сплавы и бронза | 0,97 | 0,98 | 1,0 | 1,02 | 1,04 |

Таблица 5.6.

Значения коэффициента kв

| Масса отливки, кг | Материал отливок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чугун | сталь | алюминиевые сплавы | бронза |
| 0,5-1,0 | 1,1 | 1,07 | 1,05 | 1,01 |
| 1,0-3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3,0-10,0 | 0,91 | 0,93 | 0,96 | 0,99 |
| 10,0-20,0 | 0,84 | 0,87 | 0,94 | 0,99 |
| 20,0-50,0 | 0,8 | 0,82 | 0,92 | 0,98 |
| 50-200 | 0,74 | 0,78 | 0,89 | 0,97 |
| 200-500 | 0,67 | 0,74 | 0,87 | 0,96 |

Таблица 5.7.

Значения коэффициента kм

| Вид материала | Марка материала | kм |
| --- | --- | --- |
| Чугун | СЧ10, СЧ15, СЧ18 | 1,0 |
|  | СЧ20, СЧ25, СЧ30 | 1,04 |
|  | СЧ35, СЧ40, СЧ45 | 1,08 |
|  | ВЧ45-5, ВЧ50-2 | 1,19 |
|  | КЧ30-6, КЧ33-8, КЧ35-10 | 1,12 |
| Сталь | углеродистая | 1,22 |
|  | низколегированная | 1,26 |
|  | легированная | 1,93 |
| Сплав цветных металлов | алюминиевый | 5,94 |
|  | медноцинковый | 5,53 |
|  | бронза оловянисто-свинцовая | 6,72 |

Таблица 5.8.

Значения коэффициента kп

| Материал отливки | Группа серийности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | массовое | кр-серий. | серийное | мелко-сер. | единичн. |
| Чугун | 0,52 | 0,76 | 1,0 | 1,2 | 1,44 |
| Сталь | 0,5 | 0,77 | 1,0 | 1,2 | 1,48 |
| Алюминиевые сплавы | 0,77 | 0,9 | 1,0 | 1,11 | 1,22 |
| Медноцинковые сплавы и бронза | 0,82 | 0,92 | 1,0 | 1,1 | 1,17 |

Чтобы определить коэффициент kn необходимо сначала установить группу серийности по табл. 5.9, а затем на основании группы серийности по табл. 5.8 найти значения kп .

Таблица 5.9.

Группы серийности отливок в зависимости от способа получения и объема производства

| Масса отливки, кг | Объем (тыс. шт.) при группах серийности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-масс. и крупносер. | 2-серийное | 3-единичное |
| Литье в обычные земляные формы и кокили |  |  |  |
| 0,5-1,0 | >500 | 100-500 | <100 |
| 1,0-3,0 | >350 | 75-350 | <75 |
| 3,0-10 | >200 | 30-200 | <30 |
| 10-20 | >100 | 15-100 | <15 |
| 20-50 | >60 | 10-60 | <10 |
| 50-200 | >40 | 7,5-40 | <7,5 |
| 200-500 | >25 | 4,5-25 | <4,5 |

| Литье по выплавляемым моделям |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,1-0,2 | >400 | 300-400 | <300 |
| 0,2-0,5 | >300 | 225-300 | <225 |
| 0,5-1,0 | >15 | 11-15 | <11 |
| 1,0-2,0 | >12 | 9-12 | <9 |
| 2,0-5,0 | >10 | 7-10 | <7 |
| 5,0-10 | >4 | 3-4 | <3 |
| >10 | >3 | 2-3 | <2 |
| Литье под давлением |  |  |  |
| 0,1-0,2 | >600 | 450-600 | <450 |
| 0,2-0,5 | >500 | 375-500 | <375 |
| 0,5-1,0 | >400 | 300-400 | <300 |
| 1,0-2,0 | >300 | 225-300 | <225 |
| 2,0-5,0 | >200 | 150-200 | <150 |
| 5,0-10 | >100 | 75-100 | <75 |
| >10 | >50 | 35-50 | <35 |

При отсутствии нормативных данных для расчёта фактической стоимости литья Сот можно воспользоваться ориентировочными ценами на отливки, изготовляемые в песчаных формах, которые приведены в табл. 5.10.

Таблица 5.10.

Оптовые цены на отливки, руб. за тонну

| Сплав | Масса одной отливки, кг | Группа сложности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Чугун СЧ-10 СЧ-20 СЧ-30 и др. | 3-10 10-20 50-200 | 1950 1750 1650 | 2400 2150 2000 | 2850 2600 2450 | 3360 3100 2950 | 3900 3650 3450 |
| Сталь 15Л,20Л 25Л,30Л 35Л, 40Л 45Л,50Л 55Л | 3-10 10-20 20-50 50-200 | 2200 2000 1850 1750 | 2650 2450 2300 2150 | 3250 3050 2850 2700 | 3950 3700 2500 3300 | 4750 4600 4300 4100 |
| Алюминиевые сплавы АЛ-2, АЛ-4, АЛ-9 и др. | 0,5-1,0 1-3 3-10 10-20 20-50 | 11850 11400 10900 10600 10350 | 13000 12550 12050 11750 1150 | 11300 13850 13350 13050 12800 | 15700 15250 14750 14450 14200 | 17300 16860 16350 16050 15700 |

5.2.2. Литье по выплавляемым моделям

Для отливок, полученных литьем по выплавляемым моделям, за базовую принята стоимость одного кг. Сот =1,985 руб. (отливки из углеродистой стали, массой 0,1-0,2 кг, 3-й группы сложности, 2-й группы серийности. Прейскурант 25-01, 1980 г.).

Коэффициенты kт, kс, kв, kм и kп выбираются по следующим данным.

Независимо от точности отливок значения коэффициента kт принимаются равными 1.

В зависимости от материала отливок значения коэффициента kм следующие:

Сталь углеродистая	1,00

Сталь низколегированная	1,08

Сталь высоколегированная	1,10

Медные сплавы	2,44

Бронза безоловянистая	2,11

Бронза оловянистая	2,40

Коэффициенты, зависящие от группы сложности отливок kc и массы kв принимаются по табл. 5.11 и 5.12.

Таблица 5.11.

Значения коэффициентов kc

| Материал отливки | Группа сложности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V |
| Сталь углеродистая | 0,86 | 0,92 | 1,0 | 1,12 | 1,24 |
| Сталь низколегированная | 0,86 | 0,93 | 1,0 | 1,11 | 1,23 |
| Сталь высоколегированная | 0,85 | 0,90 | 1,0 | 1,12 | 1,26 |
| Медные сплавы | 0,865 | 0,925 | 1,0 | 1,15 | 1,26 |
| Бронза безоловянистая | 0,9 | 0,95 | 1,0 | 1,08 | 1,19 |
| Бронза оловянистая | 0,92 | 0,95 | 1,0 | 1,10 | 1,15 |

Таблица 5.12.

Значение коэффициентов kв

| Масса отливки, кг | Материал отливок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сталь углеродистая и низколеги- рованная | сталь высоколеги- рованная | медный сплав | бронза Безоловянис- тая | бронза оловянистая |
| 0,05-0,10 | 1,37 | 1,31 | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
| 0,10-0,20 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 0,20-0,50 | 0,75 | 0,78 | 0,95 | 0,79 | 0,83 |
| 0,50-1,0 | 0,7 | 0,74 | 0,89 | 0,76 | 0,80 |
| 1,0-2,0 | 0,62 | 0,63 | 0,86 | 0,71 | 0,76 |
| 2,0-5,0 | 0,50 | 0,63 | 0,82 | 0,64 | 0,70 |
| 5,0-10,0 | 0,45 | 0,48 | 0,78 | 0,61 | 0,67 |
| >10,0 | 0,38 | 0,40 | 0,72 | 0,57 | 0,64 |

Коэффициент kп для отливок, получаемых по выплавляемым деталям, определяется независимо от марки материала отливки. Группа серийности, на основании которой выбираются значения коэффициента kп, приведены в табл.16. Значения коэффициента kп в зависимости от группы серийности составляют:

1-я группа серийности	0,83

2-я группа серийности	1,00

3-я группа серийности	1,23

5.2.3. Литьё в оболочковые формы

Для отливок, получаемых литьём в оболочковые формы, в качестве базовой принята стоимость одного кг отливок Сотб = 0,534 руб/ (отливки из серого чугуна марок СЧ 10, СЧ 15, СЧ 18, массой 1...2,5 кг, 11...15т классов точности по ГОСТ Р 53464-2009, 3-й группы сложности, 5-й группы серийности, Прейскурант  № 25-01, 1980г.).

Коэффициенты kт, kс, kв, kм, и kп выбираются по следующим данным.

Коэффициент kт, зависящий от класса точности, для отливок из чёрных металлов принимается по табл.5.4.

Коэффициент kс, зависящий от группы сложности отливок, определяется по табл. 5.13.

Таблица 5.13.

Значение коэффициента kc

| Материал отливки | Группа сложности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V |
| Чугун серый Сталь углеродистая Сталь легированная | 0,78 0,8 0,7 | 0,9 0,91 0,85 | 1 1 1 | 1,14 1,15 1,15 | 1,3 1,27 1,24 |

Коэффициент kв, зависящий от массы отливок, определяется по табл. 5.14.

Таблица 5.14.

Значение коэффициента kв

| Масса отливки, кг | Материал отливки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чугун | сталь легированная | сталь углеродистая |
| 0,4...1 | 1,08 | 1,16 | 1,1 |
| 1...2,5 | 1 | 1 | 1 |
| 2,5...4 | 0,94 | 0,96 | 0,96 |
| 4...10 | 0,86 | 0,9 | 0,86 |
| 10....25 | 0,78 | 0,84 | 0,78 |
| 25...63 | 0,72 | 0,78 | 0,69 |
| 63...250 | 0,69 | 0,73 | 0.6 |

Коэффициент kм принимается в зависимости от марки материала:

СЧ10,СЧ15,СЧ 18 – 1;

СЧ20,СЧ25,СЧЗО – 1,04;

СЧ35,СЧ40,СЧ45 – 1,11;

сталь 15Л, 20Л, 25Л, 30Л, 35Л. 40Л, 45Л, 50Л, 55Л – 1,36;

сталь легированная – 2,67.

Коэффициент kп определяется то табл. 5.15 в зависимости от группы серийности отливки.

Таблица 5.15.

Значение коэффициентов kп для отливок в оболочковые формы

| Материал отливки | Группа серийности отливки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Чугун и углеродистая сталь | 0,75 | 0,82 | 0,88 | 0,94 | 1 | 1,06 | 1,1 | 1,15 | 1,2 | 1,25 |
| Легированная сталь | 0,88 | 0,92 | 0,95 | 0,97 | 1 | 1,03 | 1,05 | 1,07 | 1,1 | 1,15 |

5.2.4. Литьё в кокиль необлицованный

Для отливок, полученных литьём в кокиль необлицованный, за базовую принята стоимость одного кг отливок Сот6 = 0,318 руб (отливки из чугуна СЧ 10, СЧ 15, СЧ 18, массой 1...4 кг, 3-й группы сложности, 2-й группы серийности. Прейскурант  № 25-01, 1980 г.).

Независимо от класса точности отливок значение коэффициента kт принимается равным 1.

Коэффициенты, зависящие от группы сложности отливок kс и их массы kв, принимаются по табл. 5.16 и 5.17.

Таблица 5.16.

Значения коэффициентов kc для отливок в необлицованный кокиль

| Материал отливки | Группа сложности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | Ш | IV | V |
| Чугун и сталь | 0,69 | 0,83 | 1 | 1,18 | 1,4 |
| Алюминий | 0,84 | 0,91 | 1 | 1,05. | 1,11 |
| Латунь | 0,89 | 0,95 | 1 | 1,06 | 1,13 |
| Бронза | 0,95 | 0,97 | 1 | 1,03 | 1,065 |

Таблица 5.17.

Значения коэффициентов kв, для отливок в необлицованный кокиль

| Масса, кг | Отливки чугунные | Отливки стальные | Отливки алюмин., латун. и бронз. |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,4...1 | 1,11...1,06 | 1,12...1,05 | 1,02 |
| 1…4 | 1 | 1 | 1 |
| 4…10 | 0,9 | 0,9...0,95 | 0,9 |
| 10...25 | 0,84 | 0,8...0,9 | 0,98 |
| 25...63 | 0,78 | 0,78...0,85 | 0,97 |
| 63...250 | 0,72 | 0,72...0,8 | 0,96 |
| 250...630 | 0,66 | 0,64...0,74 | 0,95 |
| Примечание. Коэффициенты kв представлены в виде предельных значений: первые относятся к 1-й группе сложности; вторые - 5-й. Коэффициенты для остальных групп сложности можно определить интерполяцией. |  |  |  |

Таблица 5.18.

Группы серийности отливок, получаемых в оболочковых формах

| Масса отливки, кг | Группа серийности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
|  | количество отливок, тыс. шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До 0,25 | 2000 |  | 1000-2000 |  | 500-1000 |  | 200-500 |  | 100-200 |  | 35-100 |  | 15-35 |  | 2,5-15 |  | 0,5-2,5 |  | 0,5 |
| 0.25...0,63 | 1400 |  | 700-1400 |  | 400-700 |  | 150-400 |  | 70-150 |  | 30-70 |  | 12-30 |  | 2-12 |  | 0,4-2 |  | 0,4 |
| 0.63...1 | 1000 |  | 500-1000 |  | 300-500 |  | 100-300 |  | 40-100 |  | 20-40 |  | 8-20 |  | 1,5-8 |  | 0,3-1,5 |  | 0,3 |
| 1...2,5 | 700 |  | 350-700 |  | 200-350 |  | 75-200 |  | 20-75 |  | 12-20 |  | 4-12 |  | 1-4 |  | 0,2-1 |  | 0,2 |
| 2,5...1,0 | 400 |  | 200-400 |  | 100-200 |  | 30-100 |  | 12-30 |  | 6-12 |  | 2-6 |  | 0,5-2 |  | 0,12-0,5 |  | 0,12 |
| 10...25 | 200 |  | 100-200 |  | 50-100 |  | 15-50 |  | 8-15 |  | 3-8 |  | 1-3 |  | 0,3-1 |  | 0,07-0,3 |  | 0,07 |
| 25...63 | 120 |  | 60-120 |  | 30-60 |  | 10-30 |  | 6-10 |  | 2-6 |  | 0,8-2,5 |  | 0,2-0,8 |  | 0,05-0,2 |  | 0,05 |
| 63...100 | 80 |  | 40-80 |  | 20-40 |  | 7,5-20 |  | 4-7,5 |  | 1,5-4 |  | 0,6-1,5 |  | 0,1-0,6 |  | 0,04-0,1 |  | 0,04 |
| 100...160 | 50 |  | 25-50 |  | 12-25 |  | 5,5-12 |  | 2,5-5,5 |  | 1-2,5 |  | 0,45-1 |  | 0,7-0,4 |  | 0,03-0,07 |  | 0,03 |

Значения   коэффициента   kм,   в   зависимости   от   материала   отливок следующие:

СЧ10,СЧ15,СЧ18 - 1;

СЧ 20, СЧ 25, СЧ30 - 1,06;

СЧ35,СЧ40,СЧ45 - 1,09;

ВЧ48-17, т 45-5, ВЧ 50-2 - 1,21;

КЧ 30-6, КЧЗО-4,КЧ63-2 - 1,13;

сталь15Л....55Л - 1,18;

низкоуглеродистая 35ХГСЛ и др. - 1,2;

алюминиевые сплавы АЛ-2,АЛ-4,АЛ-9 - 4,23;

латунь ЛС59-1, ЯС74-3 и др. -  4,25;

бронза оловянисто-свинцовая литейная - 5,64.

Значения коэффициента kп для отливок в необлицованный кокиль в зависимости от группы серийности следующие: 1-й - 0,95; 2-й - 1; 3-й - 1,15. Группа серийности отливок определяется по табл. 5.19.

Таблица  5.19.

Группы серийности отливок в кокиль

| Масса, кг | Группа серийности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
|  | Количество отливок, тыс. шт. |  |  |
| 0,25...0,63 | 70 | 15...70 | 15 |
| 0,63.. 1 | 40 | 10...40 | 10 |
| 1.. 2,5 | 20 | 6...20 | 6 |
| 2,5…10 | 12 | 3...l2 | 3 |
| 10...25 | 8 | 1,5...8 | 1,5 |
| 25...63 | 6 | 1,2...6 | 1,2 |
| 63...160 | 4 | 0,75...4 | 0,75 |
| 160...630 | 2,5 | 0,5...2,5 | 0,5 |

5.2.5. Литьё в кокиль облицованный

Для отливок в облицованный кокиль за базовую принята стоимость одного кг Сот6 = 0,456 руб. (отливки из чугуна СЧ10, СЧ 15, СЧ 18, массой 1...4кт, 3-й группы сложности, 2-й группы серийности. Прейскурант  № 25-01, 1980г.). Коэффициент kт для всех классов точности принимается равным 1. Коэффициенты, зависящие от группы сложности отливок kс и их массы kв, определяется по табл. 5.20 и 5.21.

Таблица 5.20.

Значения коэффициента kс, для отливок в облицованный кокиль.

| Материал отливки | Группа сложности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | Ш | IV | V |
| Чугун серый СЧ 10...СЧ 45 | 0,79 | 0,89 | 1 | 1,12 | 1,27 |
| Высокопрочный чугун ВЧ 38-17...BЧ 50-2 | 0,81 | 0,9 | 1 | 1,09 | 1,23 |

Таблица 5.21.

Значения коэффициента kв  для отливок

| Масса отливки, кг | Чугун серый и высокопрочный |
| --- | --- |
| 0,4...1 | 1,07 |
| 1...4 | 1 |
| 4...10 | 0,93 |
| 10...25 | 0,88 |
| 25...63 | 0,84 |
| 63... 250 | 0,8 |
| 250...630 | 0,77 |

Значения коэффициента kм в зависимости  от материала отливок следующие:

СЧ 10,СЧ 15,CЧ18 - 1

СЧ 20, СЧ 25, СЧ30 - 1,03;

СЧ 35, СЧ40, СЧ45 - 1,045;

ВЧ 38-17,ВЧ45-5, ВЧ 50-2 - 1,1

Значения коэффициента kп для  отливок  в облицованный  кокиль  в зависимости от группы серийности следующие: 1-й - 0,97; 2-й - 1; 3-й - 1,1

Группа серийности отливок в облицованный кокиль определяется по табл.26.

5.2.6. Литьё под давлением

Для отливок, полученных литьем под давлением, в качестве базовой принята стоимость одного кг отливок Сот=1,265 руб. (отливки из алюминиевых сплавов, массой 0,1-0,2 кг, 3-й группы сложности, 2-й группы серийности. Прейскурант 25-01, 1980 г.).

Коэффициенты kт, kс, kв, kм, kп выбираются по следующим данным.

Независимо от класса точности значения коэффициента kт принимают равными 1.

В зависимости от материала отливок значение коэффициента kм принимается следующим:

Алюминиевые сплавы	1,0

Медные сплавы	1,11

Цинковые сплавы	1,29

Значения коэффициентов kс, kв и kп приведены в табл. 5.22, 5.23, 5.24.

Таблица 5.22.

Значения коэффициентов kс

| Материал отливки | ###### Группы сложности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |
| Алюминиевые сплавы | 0,88 | 0,94 | 1,0 | 1,07 |
| Медные сплавы | 0,90 | 0,95 | 1,0 | 1,07 |
| Цинковые сплавы | 0,88 | 0,93 | 1,0 | 1,07 |

Таблица 5.23.

Значения коэффициентов kв

| Масса отливки, кг | Материал отливки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | алюминиевые сплавы | медные сплавы | цинковые сплавы |
| 0,1-0,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 0,2-0,5 | 0,90 | 0,89 | 0,91 |
| 0,5-1,0 | 0,81 | 0,81 | 0,82 |
| 1,0-2,0 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 2,0-5,0 | 0,69 | 0,71 | 0,70 |
| 5,0-10,0 | 0,64 | 0,67 | 0,63 |
| >10,0 | 0,62 | 0,65 | 0,61 |

Таблица 5.24.

Значение коэффициентов kп

| Материал отливки | Группа серийности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Алюминиевые сплавы | 0,92 | 1,0 | 1,09 |
| Медные сплавы | 0,93 | 1,0 | 1,07 |
| Цинковые сплавы | 0,93 | 1,0 | 1,07 |

5.3 Определение затрат на горячештампованные заготовки

Если заготовкой является поковка, то в зависимости от материала, массы и группы сложности по прейскуранту №25-01 определяют базовую оптовую цену Сштб данного типа заготовок, отнесённую к единице массы. Затем в зависимости от типа производства и группы серийности определяют доплату к базовой цене (в процентах) и фактическую оптовую цену заготовки Сшт, с помощью которой вычисляют себестоимость спроектированной заготовки Сзт.

Стоимость горячештампованных заготовок, полученных на молотах, прессах, горизонтально-ковочных машинах и электровысадкой, определяется также по формуле:

Сзт = QСшт  (Q  q)Сотх = QСштб kтkсkвkм kп  (Q  q)Сотх,

где Сштб - базовая стоимость одного кг штампованных заготовок, руб.;

kт, kс, kв, kм, kп – коэффициенты доплат, зависящие от класса точности, группы сложности, массы, марки материала и объёма производства заготовок.

За базу принимается стоимость одного кг штамповок Сштб =0,373 руб. (штамповки из конструкционной углеродистой стали, массой 2,5-4 кг, 3-го класса точности по ГОСТ 7505-89, 3-й группы сложности и 2-й группы серийности. Прейскурант №25-01, 1980 г.).

Коэффициенты kт, kс, kв, kм и kп выбираются по следующим данным.

В зависимости от класса точности штамповок по ГОСТ 7505-89 значения коэффициента kт принимаются:

класс точности Т1	1,05

класс точности Т2	1,02

класс точности Т3	1,00

класс точности Т4	0,98

класс точности Т5	0,95

В зависимости от марки материала штамповки значения коэффициента kм составляют:

Углеродистые стали 08 … 85	1

Стали 15Х … 50X	1,13

Стали 18ХГТ … ЗОХГТ	1,21

Сталь ШХ15	1,77

Стали 12ХНЗА … 30XH3A	1,79

Группа сложности поковок может быть найдена с достаточной для проектирования точностью на основании классификации поковок, приведенной на рис. 1 и 2.

Значения коэффициентов kc и kв приводятся в табл. 5.25, 5.26

Таблица 5.25.

Значения коэффициентов kc

| ### Материал штамповки | ## Группа сложности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С1 | С2 | #### С3 | С4 |
| Стали углеродистые 08 … 85 | 0,75 | 0,84 | 1 | 1,15 |
| Стали 15Х … 50Х | 0,77 | 0,87 | 1 | 1,15 |
| Стали 18ХГТ … ЗОХГТ | 0,78 | 0,88 | 1 | 1,14 |
| Сталь ШХ 15 | 0,77 | 0,89 | 1 | 1,13 |
| Стали 12ХНЗА … ЗОХВЗА | 0,81 | 0,90 | 1 | 1,1 |

Таблица 5.26.

Значения коэффициентов kв

| Масса штамповки, кг | Материал штамповок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сталь 08…85 | Сталь 15Х…50Х | Сталь 18ХГТ… 30ХГТ | Сталь ШХ15 | Сталь 12ХНЗА… 30ХНЗА |
| <0,25 | 2 | 2 | 1,94 | 1,82 | 1,62 |
| 0,25-0,63 | 1,85 | 1,64 | 1,61 | 1,52 | 1,42 |
| 0,63-1,6 | 1,33 | 1,29 | 1,29 | 1,3 | 1,25 |
| 1,60-2,5 | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 1,14 | 1,11 |
| 2,5-4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 4,0-10,0 | 0,87 | 0,89 | 0,89 | 0,88 | 0,9 |
| 10,0-25,0 | 0,8 | 0,8 | 0,79 | 0,76 | 0,8 |
| 25,0-63,0 | 0,73 | 0,73 | 0,74 | 0,71 | 0,75 |
| 63,0-160,0 | 0,7 | 0,7 | 0,72 | 0,65 | 0,7 |

Коэффициент kп определяется из условия: если объем производства заготовок (годовая программа) больше значений, указанных в таблице 5.27, то принимают kп =0,8, в остальных случаях можно принимать kп = 1,0.

Таблица 5.27.

Объём производства штамповок, соответствующий 2-й группе серийности

| Масса штамповки, кг | Объём производства, тыс. шт |
| --- | --- |
| Не более 0,25 0,25 … 0,63 0,63 … 1,6 1,6 … 2,5 2,5 … 4 4 …10 10 … 25 25 … 63 63 … 160 | 15 … 500 8 … 300 5 … 150 4,5 … 120 4 … 100 3,5 … 75 3 … 50 2 … 30 0,6 … 1 |

Заготовительные цены Сотх на стружку чёрных и цветных металлов приведены в табл. 5.3.

ЛИТЕРАТУРА

- ГОСТ Р 53464-2009 «Отливки из металлов и сплавов».

- ГОСТ 7505-89 «Поковки стальные штампованные».

- Радкевич Я.М. и др. Расчет припусков и межпереходных размеров в машиностроении. М.: Высш. Шк., 2004 г.-238 с.