Покрытия

Хими-

ческие

Механо-химические

Гальванические

Металлургические

Диффузионные

Никелирование

Цинкование

Меднение

Оксидирование

Цинкование

Меднение

Оксидирование

Цинкование

Никелирование

Кадмирование

Хромироавание

Серебрение

Алюминирование

(алитирование)

Лужение

Хромирование

Латунирование

Салицирование

Сульфидирование

Краски (масляные и эмалевые)

Лаки

Полимерные порошки

Алюминирование

Латунирование

Бронзирование

Титанирование

Никелирование

Меднение

Борирование

Силицирование

Сульфидирование

Полимерные

и лакокрасочные

Механотермические

264

Рис.3.90. Классификация и перечень покрытий

Основой диффузионного покрытия является физический процесс взаимопроникновения материала покрытия в поверхностный слой покрываемой детали. Последние находятся в контакте при определенных условиях (температура, давление, время, состав окружающей среды). В качестве примеров диффузионных покрытий можно назвать: диффузионное хромирование, латунирование, цинкование.

Механо-химические покрытия характеризуются взаимодействием материала покрываемой детали (поверхностного слоя) с окружающей средой и механического воздействия (ударного, фрикционного и др.). Последнее повышает активность как самой поверхности, так и соответствующей технологической жидкости (ТЖ) — электролита, раствора, суспензии и т.п. Процесс нанесения механо-химического покрытия состоит в соединении мелкодисперсных частиц порошкового материала покрытия с металлической основой покрываемой детали под действием механической и химической энергии. При этом используется способность неокисленных металлов, контактирующих друг с другом, своюодно обмениваться электронами, образуя металлическую связь.  В  качестве металла покрытия применяют достаточно пластичные материалы: цинк, кадмий, олово и др. Механо-химическим методом осуществляют  такие  виды покрытий, как  меднение, цинкование, оксидирование и др.

В основе механотермического метода образования покрытий лежит воздействие механической и тепловой энергии на соединяемые металлы, протекающее при этом явление схватывания металлов, в протекании которого определенную роль играют структурные дефекты, возникающие на контактных поверхностях, диффузия в процессе взаимодействия соединяемых металлов, пластическая деформация. В процессе образования покрытия этим методом отмечаются следующие три стадии: 1 – сближение соединяемых поверхностей (образование физического контакта); 2 – активация контактных поверхностей (образование активных центров); 3 – объемное развитие взаимодействия (образование слоя покрытия). В качестве примеров механотермических покрытий можно назвать алюминирование, цинкование, титанирование, латунирование, борирование и др.

Металлизация – метод нанесения металлических покрытий путем распыления расплавленного металла струей сжатого воздуха с высокой скоростью (100-150 м/с) на покрываемую поверхность. Напыленные частицы металла сцепляются с покрываемой поверхностью образуя слой пористого покрытия. При этом происходят изменения структуры, физических свойств и химического состава материала покрытия. Металлизация применяется как защитно-декоративное, антифрикционное и жаростойкое покрытие, для восстановления изношенных деталей и для исправления дефектов.

Метод напыления применяют не только для образования металлических покрытий. Его применяют для получения пластмассовых покрытий путем газопламенного или вихревого, а также вибровихревого напыления. Напыляемые полимерные материалы образуют прочные пленки с высокой адгезией к поверхности.

В качестве промежуточного защитного покрытия (в т.ч. межоперационного) применяют антикоррозионные смазки. Основой метода образования такого рода покрытий является окунание покрываемой детали в соответствующую среду, нанесение покрытия кистью вручную, пульверизация.

Широкое распространение находят защитные и декоративные лакокрасочные покрытия (ЛКП). В основе методов образования лакокрасочных покрытий лежит адгезионное сцепление материала покрытия с покрываемой поверхностью. На образование лакокрасочного покрытия большое влияние оказывают такие факторы, как исходное состояние покрываемой поверхности, вид лакокрасочного материала, температура, влажность окружающей среды, режим сушки и др.

Существует ряд технологических схем нанесения ЛПК - кистью, распылением, окунанием, обливом, в электростатическом поле.

Ниже приводится краткая характеристика и назначение наиболее распространенных покрытий.

Меднение применяют обычно в качестве подслоя при многослойном покрытии, для местной защиты стальных деталей от цементации, для покрытия проволоки с целью повышения электропроводности.

Никелирование - блестящее, черное и химическое – применяется как защитно-декоративное покрытие, наносимое на детали непосредственно и с подслоем меди. В ряде случаев никель является подслоем для покрытия хромом.

Хромирование применяется с целью создания защитно-декоративного покрытия и для повышения сопротивления механическому износу.

Цинкование – широкораспространенное покрытие – проводится для защиты поверхности деталей от атмосферной коррозии, от коррозии в пресной и морской воде, керосине и бензине. После химической обработки цинковых покрытий у деталей повышается антикоррозионная стойкость и улучшается внешний вид.

Кадмирование применяется для защиты от коррозии в морской воде, для улучшения притирки рабочих поверхностей.

Лужение (образование слоя олова) используется для защиты деталей от коррозии, для покрытия деталей под пайку и для местной защиты от азотирования.

Фосфатирование предусматривает образование на поверхности металла нерастворимых фосфорнокислых солей марганца и железа или железа и цинка.

Сульфидирование характеризуется образованием покрытия из соединений серы и материала покрываемой детали.

Силицирование характеризуется образованием покрытия в виде соединений кремния и компонентом материала покрываемой детали.

Покрытие никель-кобальтовыми сплавами повышает твердость, цинк-кадмиевыми сплавами – повышает коррозионную стойкость, свинцово-оловянными сплавами – уменьшает пористость и улучшает внешний вид.

Анодирование. Процесс оксидирования алюминия и его сплавов. Естественная защита пленки окислов из алюминия имеет толщину около 10 мкм. Путем анодирования толщину этой пленки доводят до 30 мкм.