0,3-0,6 мкм до 0,04-0,08 мкм на заготовках из закаленной стали при МАО достаточно удалить припуск 4-5 мкм. Погрешность диаметральных размеров при МАО является следствием рассеивания значений съема и может составлять  (1,0-1,5) мкм.

Использование МАО для  обработки цилиндрических поверхностей позволяет уменьшить их волнистость. Например, МАО предварительно шлифованных поверхностей беговых дорожек колец подшипников качения снижает их волнистость с 1,25 до 0,1 мкм, а огранку - с 2,25 до 1,6 мкм. Области применения МАО представлены в табл.3.6.

Таблица 3.6

Области применения МАО

| Операция | Обрабатываемый материал |
| --- | --- |
| Удаление заусенцев | Ферромагнитные и немагнитные материалы |
| Округление острых кромок | Ферромагнитные и немагнитные материалы |
| Полирование режущей части инструмента | Инструментальные стали и твердые сплавы |
| Удаление окалины и проката | Ферромагнитные и немагнитные материалы |
| Очистка печатных плат от окалины | Фольгированные диэлектрики |
| Получение рельефного изображения; обработка отверстий | Хрупкие немагнитные материалы |
| Упрочнение поверхностей | Немагнитные материалы |

Для осуществления МАО применяют специализированные магнитоабразивные станки и модернизированные металлорежущие универсальные и специализированные станки. Обычный металлорежущий станок иногда достаточно оснастить съемным магнитным индуктором.

Схема МАО наружных цилиндрических поверхностей реализуется на специальных магнитно-абразивных станках моделей МАС-1, МАС-3, МАС-4 (разработаны СКБ-3 Минавтопрома), ФАС-1, ФАС-2, ФАС-3, ФАС-8 (разработаны ФТИ АН Белоруссии), ЦАМ-2, ЦАМ-3. Станки позволяют производить обработку в полуавтоматическом и автоматическом режимах. На станках моделей МАС-4 и ФАС-3 предусмотрена продольная подач суппорта с ЭМИ для обработки заготовок большой длины (до 500-1000 мм). На станке МАС-4 движение осцилляции сообщается не заготовке, а полюсным наконечникам ЭМИ, что необходимо при большей массе обрабатываемых заготовок.

Для обработки цилиндрических и фасонных поверхностей, тел вращения малых диаметров (менее 25 мм) ФТИ АН Белоруссии разработана гамма многошпиндельных магнитно-абразивных станков МАРС.

Для магнитно-абразивного полирования отверстий во втулках на базе вертикально-фрезерного станка 6М13ПБ создан станок модели ФАС-4.

Разработаны также станки для магнитно-абразивного полирования плоскостей моделей ЭУ-3, ЭУ-5, АС-10.008. Станки предусматривают обработку штучных заготовок из ферромагнитных или немагнитных материалов.

Вибрационная магнитно-абразивная обработка (ВиМАО). Сущность обработки состоит в том, что на обрабатывающую среду и заготовки, помещенные в рабочую камеру вибрационного станка, воздействует постоянное магнитное поле, направленное перпендикулярно плоскости циркуляционного движения рабочей среды (рис.3.82).

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис.3.82. Установка для ВиМАО: 1 – рабочая камера; 2 – заготовка;

3 – рабочая среда; 4 – платформа; 5 – вибратор; 6 – электромагниты

Рабочая среда перемещается под действием вибрации, а обрабатываемые ферромагнитные детали ориентируются вдоль магнитных силовых линий. Магнитные силовые линии проходят через рабочую камеру в направлении от одного полюса к другому. Заготовки не соударяются при обработке благодаря их взаимному отталкиванию. Расстояние между внутренними плоскостями противоположных стенок рабочей камеры в направлении от электромагнита lk=(1,0+1,3)l+ , где l – длина детали; =2-5 мм – гарантированный зазор.

Заготовки, помещенные в межпюлосное пространство электромагнита, занимают устойчивое положение. При числе заготовок не более шести силы взаимного отталкивания вынуждают их располагаться по образующим поверхности, близкой к цилиндрической. При большем числе заготовки равномерно заполняют объем межполюсного пространства, стремясь расположиться на одинаковом расстоянии друг от друга.

Заготовки перемещаются вокруг общего центра за счет энергии циркулирующей среды в направлении ее движения, но с меньшей скоростью. Это обеспечивает равномерный съем металла, так как детали перемещаются последовательно по всем зонам рабочей камеры с различной интенсивностью обработки. Каждая заготовка поворачивается вокруг собственной оси, что также способствует равномерному съему металла. Подъем электромагнита вызывает перемещение вместе с ним заготовок, что облегает их отделение от рабочей среды.

ВиМАО представляет собой совокупность импульсных процессов резания и пластического деформирования поверхностного слоя деталей, ориентацией, расположением и движением которых управляют  с помощью магнитного поля. Параметрами, определяющими характер обработки, являются режим колебаний (А=0,5-7 мм, f=I5-50 Гц), характеристика рабочей среды, магнитная индукция В=0,04-0,1 Тл.

Такую обработку применяют для деталей сложной конфигурации с повышенными требованиями к точности изготовления и качеству поверхности (кулачковые валики, распределительные валы, шнеки и т.п.).

3.8.3.6. Механотермическая обработка (МТ)

Совместное использование механической и тепловой энергии в процессе формообразования заготовок деталей и самих деталей машин известно давно. Оно основано на повышении пластичности большинства материалов при их нагреве под ковку, штамповку, вальцовку, прессование и другие методы обработки металлов давлением. Технологические основы этих процессов рассматриваются в специальном курсе.

При изучении физико-технологических особенностей методов обработки деталей машин при проектирования прогрессивных технологических процессов механообработки целесообразно рассматривать комбинированные схемы, основанные на совмещении: механической обработки (резание, пластическое деформирование) нагрева и охлаждения в одном технологическом цикле, которые можно условно назвать механотермической обработкой (МТ) при термомеханической обработке (ТМ). Изменение температурных условий процессов обработки производят с целью улучшения обрабатываемости некоторых марок сталей и сплавов, расширения в целом технологических возможностей механической обработки, а также для повышения эксплуатационных свойств (прочности, износостойкости и т.п.) деталей, обрабатываемых методами объемного или поверхностного пластического деформирования.

Формообразующая механотермическая обработка. Созданные на рассмотренной основе методы формообразующей обработки позволяют получать поверхности готовых деталей в том числе и сложной формы (зубчатые, шлицевые и т.д.), которые отличаются высокой производительностью и практически безотходностью производства. Так, накатывание зубьев цилиндрических и конических зубчатых колес в 15-20 раз производительнее зубонарезания. Схема накатывания зубьев с радиальной подачей показана на рис.3.83. Накатники вращаются на передвигающихся в поперечном направлении шпинделях. Накатываемая заготовка закрепляется на оправке и вращается под действием зубьев накатников, осуществляющих пластическое деформирование металла заготовки на величину высоты зуба. Перед накатыванием заготовка с оправкой опускается в высокочастотный индуктор, имеющий форму петли, в котором она нагревается, а затем подается в зону накатки. Процесс накатывания зубьев может осуществляться и с продольной подачей заготовки, при этом накатники выполняются с заборной конусной частью. Горячим накатыванием формируют зубья модулем свыше 1 мм, точностью 9-й степени. Искусственный подогрев материала срезаемого сдоя заготовки до определенных температур при обработке резанием является одним из средств улучшения обрабатываемости сталей и сплавов высокой прочности, а   также тугоплавких материалов. Заготовки можно нагревать насквозь или только

Рис.3.83. Схема накатывания зубьев зубчатых колес:

1 – шпиндели; 2 – накатники; 3 – заготовки;

4 – оправка; 5 – реборды; 6 - индуктор

поверхностно. Сквозной нагрев осуществляется в печах или используется теплота заготовительной операции (литье, штамповка, прокат). Нагрев поверхностного слоя заготовок осуществляется индукционным, электродуговым или электроконтактным методами. Возможно также применение плазменного или лучевого методов нагрева, нагрева в электролите и др.

На рис.3.84 показана схема локального нагрева детали в электролите при точении. Через электролит (25%-ный водный раствор К2СОз), поступающий из сопла, пропускается электрический ток повышенного напряжения, более 140 В. Установка монтируется на суппорте станка и перемешается вместе с ним. Безокислительность нагрева обеспечивается образованием в зоне смачивания газовой оболочки, содержащей водород. Возникающие в оболочке электрические разряды приводят к значительному повышению температуры поверхностных слоев. Нагрев металла срезаемого слоя любым методом ведет к снижению его механических (прочностных) свойств. Так, например, при точении стали Г2, нагретой до 500°С, сила и мощность, расходуемая на процесс резания, в 1,7 раза меньше, чем при обычном точении. Следует учитывать, что применение нагрева при резании будет повышать стойкость инструмента в том случае, если с увеличением температуры будет увеличиваться разница твердости обрабатываемого материала и контактной твердости  ин-

Рис.3.84. Схема обработки резанием деталей из труднообрабатываемых материалов с нагревом в электролите:              1 – заготовка; 2 – злектролит; 3 – насадка; 4 – металлическая труба; 5 – ванна для сбора и отвода электролита;            6 - инструмент

струмента. Температура нагрева зависит от вида обрабатываемого материала и целей выполняемой операции. Так, для фрезерования цилиндрическими фрезами, оснащенными пластинами твердого сплава, деталей из нержавеющей стали ЭИ421 оптимальной температурой нагрева является 300°С. При этом стойкость инструмента возрастает в 4-6 раз, а производительность – на 25-30%. Для титанового сплава ВТЗ температура нагрева составляет 650°С, вольфрамового сплава ВВ2 – 450-500°С и т.д.

Точность обработки и шероховатость поверхности при переходе на обработку с предварительным нагревом практически не изменяются, однако следует учитывать увеличение размеров заготовки вследствие нагрева, отсутствие СОЖ, необходимость модернизации оборудования и оснастки (установка нагревательных устройств, термоизоляция, термостойкость установочных элементов приспособлений).

##### Упрочняющая механотермическая обработка. Существует множество схем, сочетающих в различной последовательности пластическое деформирование и термическую обработку. Теоретически комбинация пластического деформирования с каждым видом термообработки: отжиг, закалка, отпуск, старение – может привести к новым эффектам и будет представлять практический интерес. Процессы пластической деформации и термической обработки могут быть совмещены в одной технологической операции, но могут производиться и в разное время. Важно лишь, чтобы при этом пластическая деформация оказывала влияние на формирование структур и свойств материала, связанных с термообработкой. В настоящее время в промышленности используют разнообразные схемы термомеханической обработки, включающие пластическую деформацию, которая оказывает определенное влияние на формирование структуры сплава при старении или при полиморфных, главным образом мартенситных, превращениях. Напомним, что старение – это выделение из пересыщенного твердого раствора, полученного в результате закалки, сплава фаз, отличающихся от матрицы (основы) химическим составом и структурой. В настоящее время разработаны и используются различные схемы термомеханической обработки.

Предварительная термомеханическая обработка (ПТМО) - это обработка, при которой холодная пластическая деформация предшествует термической обработке и может быть отделена от последней любым промежутком времени. Последнее обстоятельство определяет высокую технологичность ПТМО при производстве деталей из холоднодеформированных металлургических полуфабрикатов. Упрочнение при ПТМО складывается из упрочнения при наклепе и при последующей термообработке, режимы которой следует выбирать так, чтобы максимально сохранить изменения, вызванные холодным наклепом. ПТМО широко применяют при производстве полуфабрикатов из алюминиевых сплавов. Специализированного оборудования для ее осуществления не требуется, однако продолжительный нагрев под закалку может полностью снять эффект упрочнения. ПТМО с применением кратковременного нагрева под закалку ТВЧ оказывается эффективным способом упрочнения холоднокатанных листов и тонкостенных труб.

Высокотемпературная термомеханическая обработка (ВТМО) заключается в деформации материала в нагретом под закалку состоянии (для стали – состояние стабильного аустенита) с последующим закалочным охлаждением. При пластической деформации аустенита возникает наклеп, обуславливающий повышенную плотность дислокаций с соответствующим их распределением. Последующая закалка фиксирует те структурные изменения, которые возникли в аустените в процессе деформаций. Полученное упрочнение превышает обычную закалку, однако чувствительно к режимам процесса, которые должны обеспечивать степень деформации 30-70%, определенный температурный диапазон деформации, проведение закалки 8-10 с после наклепа. ВМТО позволяет уменьшать расход металла при производстве массовых видов проката, уменьшать сечения проката, сократить количество запасных частей (в связи с увеличением долговечности), заменить легированные стали на углеродистые.

Так, ВТМО с целью улучшения свойств рессорной стали заключается в прокате полосы на сортопрокатном стане при температуре порядка 950°С с обжатием 70%. Изготовленные из полосы рессоры автомобилей показали повышенную долговечность (на 25%) и надежность. ВТМО находит применение в производстве пруткового материала, сортового проката из стали 65Г, XI8HIOT, 60С2, ЗОХГСНА, 9X, которые используют для изготовления бурового инструмента (стойкость увеличивается в 6-12 раз), торсионов (долговечность возрастает в 5 раз), валков прокатных станов (стойкость в эксплуатации увеличивается в 3,5 раза).

Результаты испытаний упрочнения ВТМО нефтенасосных штанг из стали 40 свидетельствуют о том, что они имеют в среднем такие же показатели долговечности, как и штанги из стали 20НМ, легированной дефицитными никелем и молибденом.

Низкотемпературная термомеханическая обработка (НТМО) представляет собой совмещение ступенчатой закалки  с деформацией аустенита при изотермической выдержке при температуре выше температуры мартенситного превращения. Процесс этот многостадийный и предусматривает: нагрев до аустенитного состояния, выдержку при этой температуре; охлаждение до температуры максимальной устойчивости аустенита, выдержку при этой температуре; деформацию; охлаждение и заключительный отпуск. Области распространения НТМО для упрочнения сталей уже чем, скажем, ВТМО. Однако эффект упрочнения при НТМО выше.

Существуют другие схемы ТМ: изотермические, комбинированные и другие, которые связаны с получением структур, обеспечивающих более высокую вязкость стали, стабильность структуры при меньшей прочности на разрыв.

Комбинированная термомеханическая обработка (КТМО) является сочетанием ВТМО и НТМО. При данном методе обработки реализуется создание дислокационной структуры в аустените при деформации в районе температур выше температуры рекристаллизации, благоприятствующей повышению пластических свойств, и ниже температуры рекристаллизации - повышение плотности дислокаций, с чем связано улучшение прочностных характеристик.

Упрочняющая и стабилизирующая механотермическая обработка заключается в деформации материала (в основном растяжением) на небольшую величину (степень деформации 5-10%) при нормальной или повышенной температуре с последующим отжигом (отпуском) при температуре начала рекристаллизации. МТ относительно мало влияет на характеристики кратковременной прочности (предел прочности, предел текучести), однако резко повышает жаропрочность сплавов, предел упругости, оказывает стабилизирующее воздействие (сохранение размеров, механических свойств во времени) за счет создания в упрочняемом объеме развитой субзеренной структуры, называемой полигонизованной.

Дробная механотермическая обработка (ДМТО) отличается от МТ тем, что предварительная деформация при повышенной температуре сообщается не за один раз, а за несколько циклов, с промежуточными полигонизационными отжигами при температуре деформирования. ДМТО, как и MТ, oсущественно повышает характеристики жаропропрочности при относительно небольшом увеличении статической прочности.

Многократная механотермическая обработка (ММТО) сходна с ДМТО и заключается в последовательном многократном деформировании металла (на полную длину площадки текучести), чередующимся с искусственным старением. Такая обработка за 4-5 циклов создает в металле стабилизированную структуру высокой плотности дислокаций и в отличие от других схем механотермической обработки позволяет значительно (1,5-2 раза) повысить статическую прочность и жаропрочность при сохранении удовлетворительной пластичности.

На рис.3.85 показаны рассмотренные выше схемы механотермической обработки, сочетающей пластическое деформирование (ломаная линия) и термическую обработку (сплошная линия), штрих-пунктиром показана часть диаграммы железо – углерод и изотермы мартенситного превращения.

Рис.3.85. Классификация видов термомеханической обработки: I – деформация до термической обработки; II – деформация в процессе термической обработки; III – деформация после термической обработки

Поверхностная механотермическая обработка. Пластическое деформирование в процессе механотермической и термомеханической обработки может быть не только объемным, но и поверхностным. Однако данных по влиянию поверхностных схем этих видов обработки на свойства деталей машин сравнительно мало. Известно положительное влияние низкотемпературного отпуска (200-250°С) наклепанных дробью спиральных пружин на их усталостные характеристики и стабильность упругих свойств. Поверхностные схемы высокотемпературной и предварительной термомеханической обработки позволяют повысить износостойкость поверхности деталей. Известна возможность повышения долговечности деталей подшипников скольжения из среднеуглеродистых сталей, которые после обработки заменяют более дорогие легированные стали. Пример использования поверхностной схемы ВТМО для упрочнения валков холодной прокатки из стали 9Х показан на рис.3.86. Эта высокотемпературная механическая поверхностная обработка (ВТМПО) заключается в деформировании поверхностных слоев валков при температуре аустенизации в процессе закалки их с нагревом токами высокой частоты. Закаливаемая деталь устанавливается в центрах и вращается. Поверхностное деформирование осуществляется обкаткой тремя роликами, прижимаемыми к детали тарированной пружиной. Обкатывающие ролики приводятся во вращение за счет сил трения возникающих при вращении детали и совершают осевое перемещение вдоль детали. Перед роликами установлен индуктор, за ними – спрейер, подающий охлаждающую жидкость. Сопротивление контактному выкрашиванию валков возрастает после обработки в 2-3 раза.

Рис.3.86. Схема приспособления для ВТМПО

Следует отметить, что закалка токами высокой частоты (ТВЧ), широко применяющаяся в поверхностных схемах обработки с целью повышения контактной прочности, износостойкости, усталостной прочности осей, пальцев, звездочек, зубчатых колес, создает растягивающие напряжения в месте обрыва закаленного слоя, повышает чувствительность к образованию трещин. Радикальной мерой, повышающей предел выносливости подобных деталей, является сочетание закалки ТВЧ с поверхностным пластическим деформированием, приводящим к перераспределению напряжений и созданию сжимающих напряжении в наиболее нагруженных объемах поверхностного слоя.

При такой комплексной обработке, включающей обкатку роликами внутренней поверхности поршневых пальцев, галтелей коленчатых валов, впадин зубьев крупномодульных зубчатых колес, предел выносливости указанных деталей повышается в среднем на 20-40%.

Вибрационная механотермическая обработка - разновидность известного процесса, использующего в технологических целях низкочастотные колебания и широко применяемого в промышленности для отделочно-зачистных и упрочняющих операций. ВиМТО (рис.3.87) представляет собой совокупность ударного воздействия на поверхность обрабатываемых деталей частиц рабочей среды, помещенных в колеблющийся контейнер, и теплового нагрева материала детали и загрузки контейнера. Разогрев массы загрузки осуществляется одним из следующих способов: нагревателями, встроенными в стенки рабочей камеры или размещенными отдельно, пропусканием через рабочую камеру или ее рубашку теплоносителя, индуктором и др.

Рис.3.87. Схема ВиМТО

Режимы обработки зависят от вида выполняемой операции, материала деталей, состава рабочей среды и обычно находятся в пределах: амплитуда колебаний контейнера 0-5 мм; частота колебаний 20-50 Гц; температура нагрева 20-350°С.

Технологические возможности данного процесса охватывают упрочняющие, стабилизирующие операции, а также нанесение на поверхность деталей покрытий из порошкообразных материалов, введенных в состав рабочей среды. Обычно роль рабочей среды выполняют стальные,  твердосплавные, алюминиевые шары, дробь.

Упрочняющий эффект при ВиМТО связан с поверхностно-пластическим деформированием материала деталей из сплавов в определенном структурном состоянии при оптимальных температурных условиях. При этом повышаются прочностные свойства поверхности, создается благоприятный микрорельеф поверхности, снижается чувствительность к концентраторам напряжений. Вследствие этих факторов усталостная долговечность деталей из конструкционных низко- и среднеуглеродистых сталей возрастает в 1,2-2 раза.

Стабилизацию механических свойств и повышение размерной стабильности обрабатываемых деталей можно получить в процессе BиМТО при правильно подобранных амплитудно-частотных и температурных режимах процесса. Эти явления связаны с релаксацией (снижением) напряжений, происходящей в результате низкотемпературного отпуска, старения и обстукивания детали микроударами частиц рабочей среды.

При введении в состав рабочей среды порошков таких материалов, как алюминий, цинк, медь, графит, дисульфид молибдена, карбид бора, и нагреве их до соответствующих температур наблюдается явление переноса материалов в процессе ВиМТО на поверхность обрабатываемых деталей. При этом поверхность приобретает новые свойства: повышенную коррозионную стойкость, износостойкость, антифрикционные качества. Практически речь идет о получении на деталях покрытий из указанных материалов.

Обработка взрывом. Больших давлений и температур можно достичь на поверхности деталей, используя энергию взрыва. При этом указанные факторы действуют практически мгновенно (до 0,00002 с). Этот метод применяют для формообразования, упрочнения, зачистки и очистки. В результате воздействия на детали ударной волны в поверхностном слое происходят структурные изменения, а под воздействием высоких мгновенно нарастающих температур происходит повышение пластичности металла, что в совокупности приводит к упрочнению поверхностного слоя. При очистке и зачистке этим методом действуют главным образом высокая температура взрыва, сжигающая на поверхности все ликвиды, и ударные волны, сбивающие ликвиды с поверхности. Схемы обработки взрывом разделяют по виду энергоносителя на схемы с использованием сжиженных газов и бризантных взрывчатых веществ. Энергия может передаваться непосредственно на детали или через передаточную среду (воду или воздух).

Формообразование с помощью взрывной волны применяют при изготовлении из листовой стали крупногабаритных деталей разнообразной формы (баков, фасонных емкостей и т.п.) (рис.3.88). Учитывая существенную роль ударно-волновых явлений, этот метод можно отнести к механо-термоакустическим методам обработки (МТАК). Конструкция матриц должна быть такой, чтобы в процессе деформации заготовки можно было удалить воздух из рабочей полости в специальный воздухосборник. Габарит получаемых деталей 1-2 м при толщине листов 8-10 мм; допуск на формуемые размеры 0,1-0,2 мм. Недостатком метода является необходимость применения специального оборудования и соблюдение повышенных требований по технике безопасности.

Рис.3.88. Схема устройства для формообразования взрывом

###### Механическая обработка с охлаждением детали. Механическую обработку можно осуществлять не только в сочетании с нагревом, но и с охлаждением обрабатываемых деталей. Существенной особенностью процесса резания металлов при низких температурах является частичный переход обрабатываемого металла из вязкого в хрупкое состояние. Это интенсифицирует процесс резания благодаря уменьшению работы пластической деформации и облегчению процесса стружкообразования, особенно при обработке вязких сталей. Кроме того, низкотемпературное охлаждение повышает качество обработанной поверхности, так как сокращается наростообразование на режущей кромке инструмента, и позволяет повысить скорость резания при обработке. Технологически наиболее просто могут быть оформлены системы с охлаждением деталей, которые крепятся на столе станка, в этом случае подача хладогента к охлаждаемому изделию упрощается.

Обработка холодом шлифованных деталей. При шлифовании стальных закаленных деталей в тонких поверхностных слоях  образуется большое количество тепла, приводящее к их вторичному отпуску с образованием аустенита из мартенсита. Толщина этих слоев составляет 0,01-0,08 мм и отличается пониженными механическими свойствами. Обработка глубоким охлаждением в процессе шлифования деталей значительно снижает количество остаточного аустенита.

Снятие облоя и заусенцев на резиновых деталях. Как известно, облой представляет собой тонкостенное ребро, охватывающее деталь по всему периметру разъема пресс-формы. На деталях, изготавливаемых резанием, остаются заусенцы. Процесс удаления ликвидов с резиновых деталей, преимущественно ручной и очень трудоемкий, удается упростить путем охлаждения резины. При этом твердость резины резко повышается, и ее удается использовать для обработки технологическими методами удаления облоя и заусенцев, применяющимися для металлических деталей, в том числе галтовку и вибрационную обработку. В этих случаях детали охлаждают либо предварительно в камерах холодильных установок, либо непосредственно в галтовочных барабанах или рабочих камерах вибрационных станков. В качестве хладагентов чаще всего применяют сухой лед или жидкий азот.

3.8.3.7. Химико-термическая обработка (XT)

Химико-термическая обработка основана на сочетании теплового и химического воздействия, изменяющего состав и структуру в поверхностном слое, а иногда – по всему объему изделия. Для изменения химического состава изделие нагревают в активной среде. Во время выдержки изделие диффузионно обогащается элементами из внешней среды. Кроме того, ХТ можно использовать для диффузионного удаления из изделия примесей, а в отдельных случаях и основных компонентов.

Подавляющее большинство промышленных процессов химико-термической обработки включает диффузионное обогащение поверхностных слоев изделий неметаллами или металлами из внешней активной среды, для чего используют газовые, жидкие и твердые среды.

Можно выделить три одновременно идущих процесса, обеспечивающих обогащение изделия элементами из внешней среды.

Первый процесс – образование химического элемента в активированном атомарном состоянии в результате разнообразных химических реакций и испарения.

Второй процесс – адсорбция атомов поверхностью изделия. Адсорбционный процесс может быть физический или химический (хемосорбция) с возникновением сильных химических связей между атомами.

Третий процесс – диффузия адсорбированных атомов от поверхности в глубь изделия. Адсорбция протекает очень быстро, а диффузия идет медленно.

В промышленности применяют различные способы химико-термической обработки, отличающиеся диффундирующими элементами, типом и составом внешней среды, химизмом процессов и другими признаками.

По характеру изменения химического состава обрабатываемого изделия все разновидности химико-термической обработки можно разделить на три группы: насыщение неметаллами, насыщение металлами и удаление элементов. Эти группы включают разнообразные промышленные процессы химико-термической обработки (табл.3.7). Каждый процесс обработки может осуществляться различными методами (насыщение из газовой, паровой, жидкой или твердой фазы) и в разнообразном техническом исполнении (получение активной фазы непосредственно в печи или в отдельном генераторе).

Таблица 3.7

Разновидности химико-термической обработки

| Диффузионное насыщение неметаллами | Диффузионное насыщение металлами | Диффузионное удаление элементов |
| --- | --- | --- |
| Науглероживание (цементация) | Алюминирование (алитирование) | Обезводороживание |
| Азотирование | Хромирование | Обескислороживание |
| Цианирование | Хромоалитирование | Обезуглероживание |
| Нитроцементация | Цинкование | Комплексное удаление примесей |
| Борирование | Меднение |  |
| Силицирование | Титанирование |  |
| Сульфидирование | Беррилизация |  |
| Сульфацианирование | Ванадирование |  |
| Насыщение кислородом |  |  |

Наиболее распространенной является химико-термическая обработка стали. ХТ обработка чугуна и цветных сплавов в промышленности применяется крайне редко.

Диффузионное насыщение неметаллами. Поверхностное насыщение стали углеродом и азотом или совместно этими элементами – наиболее широко используемые процессы химико-термической обработки. Углерод и азот могут быстро диффундировать на большую глубину; активные среды, содержащие эти элементы, дешевы, а фазы, образующиеся с участием углерода и азота, резко изменяют механические и физико-химические свойства стали.

Науглероживанию (цементации) подвергают изделия из стали с низким содержанием углерода (до 0,25%). При цементации в твердом карбюризаторе изделия укладывают в ящик, куда засыпают и утрамбовывают древесный уголь, смешанный с 20-25 % ВаСОз.

При нагревании углерод древесного угля, соединяясь с кислородом воздуха, образует окись углерода, которая в контакте с железом дает атомарный углерод. Этот атомарный углерод диффундирует в глубь изделия. ВаСОз интенсифицирует процесс, добавляя количество атомарного углерода.

Для газовой цементации в качестве карбюризатора используют природный газ (метан), контролируемые атмосферы, получаемые в специальных генераторах, а также жидкие углеводороды (керосин, бензин и др.) Газовая цементация – основной процесс при массовом производстве; цементация в твердом карбюрезаторе используется в мелкосерийном производстве. Глубина цементации обычно находится в пределах         0,5-2 мм. Цементация проходит при 910-9300С. Концентрация углерода в поверхностном слое обычно увеличивается до значений 0,8-1%. Цементация является промежуточной операцией, цель которой – обогащение поверхностного слоя углеродом. Требуемое упрочнение поверхностного слоя достигается последующей закалкой.

Цементацию широко применяют в машиностроении для повышения твердости и износостойкости изделий с сохранением высокой вязкости их сердцевины. Цементации подвергают качественные стали 08, 10, 15, 20, легированные стали 12ХНЗА, 18ХГТ и др. Основное назначение легирования – повышение прокаливаемости сердцевины изделия после цементации.

Азотирование стальных изделий проводят в аммиаке, который при нагреве диссоциирует и поставляет активный атомарный азот.

С помощью азотирования повышают твердость стали, износостойкость, предел выносливости, а также её коррозионную стойкость.

Азотирование с целью повышения твердости и износостойкости применяют к деталям из стали типа 38ХМ10А. Перед азотированием изделия подвергают закалке и высокому отпуску для повышения их прочности и вязкости сердцевины. Азотирование проводят при 500-5200С. Процесс длителен (24-90 ч). Толщина азотированного слоя составляет при этом 0,3-0,6 мм. При увеличении температуры и сокращении времени азотирования резко падает твердость. В связи с длительностью процесса он применяется только к изделиям ответственного назначения.

Для повышения коррозионной стойкости азотированию подвергаются детали из разных сталей (главным образом, углеродистых). Так как большая твердость здесь не требуется, температуру процесса выбирают 600-7000С. Продолжительность такого процесса от 15 мин до 10 ч, некоторое применение нашло азотирование деталей из высокопрочных чугунов и титановых сплавов. Процесс азотирования обеспечивает большую твердость, чем цементация, и не выдает искажений геометрических размеров деталей.

Цианирование – это процесс насыщения поверхности изделия одновременно углеродом и азотом в расплавленной цианистой соли (то же в газовой среде – нитроцементация). Соотношение углерода и азота в диффузионном слое можно регулировать, изменяя температуру процесса и состав среды.

Цианирование стали проводят в ванне, содержащей NaCN, при 820 - 960°С в течение 30-90 мин. Преимущества по сравнению с цементацией - меньшая продолжительность процесса и более высокие эксплуатационные свойства изделий.

Нитроцементацию, называемую также газовым цианированием, проводят при 850-870°С в течение 2-10 ч в среде, содержащей аммиак и науглероживающий газ. По сравнению с газовой цементацией она протекает при меньших температурах, а следовательно, меньше растет зерно стали, меньше коробление и выше эксплуатационные свойства.

Сульфидирование и сульфоцианирование – это процессы обработки стальных деталей. Образование на их поверхности сульфидов обеспечивает быструю приработку пар трения, повышение износостойкости и коррозионной стойкости изделий (например, деталей насосов и турбин).

Насыщение серой производят: в газовых средах при температуре 560°С в атмосфере аммиака с вспрыскиванием серомасляной эмульсией; в порошковых средах при 900°С, содержащих сернистое железо; в жидких средах, содержащих расплавленные сульфиты.

Борирование– процесс насыщения поверхности деталей бором; известно борирование в порошкообразных смесях, электролизное борирование, жидкостное борирование, газовое борирование, вакуумное борирование.

Для диффузионного борирования в порошкообразных смесях применяют аморфный бор, карбид бора, ферробор и др. Процесс подобен цементации и проводится при температуре 950-1100°С. Электролизное борирование получило наибольшее распространение в промышленности. Оно заключается в помещении изделий (катод) в расплавленную буру или другую боросодержащую среду. Анодом являются графитные стержни. Температура насыщения 900-950°С.

Жидкостное борирование проводят в обычных печах-ваннах в расплаве буры, а газовое – в газообразных соединениях бора (диборан, треххлористон бора) при температуре 700-950°С. Широкое применение борирование находит на заводах нефтяного машиностроения. Так, износостойкость борированных деталей буровых насосов, работающих в условиях абразивно-жидкостного трения в 10 раз выше по сравнению с серийными (термообработанными) и в 4-5 раз выше по сравнению с цианированными.

Силицирование – процесс насыщения поверхности детали кремнием. При диффузии кремния в сталь на ее поверхности образуются силицидные слои, имеющие высокую стойкость против действия кислот, расплавов солей, большую жаростойкость. Эти качества позволили применять силицирование для обработки деталей химической, нефтяной и некоторых других промышленностей.

Порошкообразными активными средами для силицирования являются ферросилиций или кремний с добавкой окиси алюминия. Силицирование в жидких средах осуществляется в расплаве хлористого бария, к которому добавляют ферросилиций. Газовое силицирование осуществляют при использовании жидкого четыреххлористого кремния, переносимого азотом или аргоном в рабочее пространство печи, заполненное хлором или хлористым водородом. Температура силицирования              950- 1200°С.

Диффузионное насыщение металлами. Металлы медленнее, чем неметаллы, диффундируют в поверхностный слой изделия. Как правило, насыщение металлами проводят при более высоких температурах, чем неметаллами. В связи с разработкой высокопроизводительных способов нанесения металлов на стальные изделия (гальванические, напыление и др.) диффузионные покрытия применяются сравнительно редко, они отличаются длительностью процесса насыщения и дороговизной порошкообразных смесей. Область применения диффузионных металлических покрытий включает материалы, нанесение которых другими способами затруднительно, а также такие специфические свойства образующихся диффузионных слоев, которые нельзя получить более экономичными методами. Типичные примеры - алитирование и хромирование.

Алитирование (алюминирование) применяют для повышения жаростойкости (окалиностойкости) стали, реже чугунов. Алитированию подвергают лопатки газотурбинных двигателей из жаропрочных никелевых сплавов. При нагреве алитированного изделия в окислительной среде на его поверхности образуется тонкая и прочная пленка окиси алюминия Al2O3, предохраняющая изделие от дальнейшего окисления. Глубина алитирования в зависимости от метода составляет 0,02 - 0,8 мм.

Порошкообразные смеси для алитирования состоят из ферроалюминия, хлористого аммония и окиси алюминия Примером сравнительно редкого процесса химико-термической обработки является нанесение алюминия на изделия напылением с последующим диффузионным отжигом при температуре 950-1050°С в течение 3-12 часов. Применяют также алитирование в расплаве алюминия при 700-8000С в течение 1,5-2 ч.

Диффузионное хромирование применяют для повышения коррозионной стойкости, а также окалиностойкости и износостойкости стальных деталей. Наибольшее распространение получило хромирование в порошкообразных смесях феррохрома или хрома при температуре 1000-1050°С с выдержкой 6-12 часов. Толщина хромированного слоя не превышает обычно 0,2 мм. Если цель хромирования -повышение твердости поверхностного слоя, то сталь должна содержать углерод в количестве более 0,4% для образования карбидов хрома.

Диффузионное удаление элементов. Удаление вредных примесей при нагреве в вакууме и других средах – важная разновидность химико-термической обработки. Примером является обеводороживание титановых сплавов при нагреве в вакууме для предотвращения хрупкости и повышения ударной вязкости. Обезводороживание проводят при 760-700°С в течение 2-6 ч при давлении не более 10 мм рт.ст.

В промышленности известен процесс обезуглероживания трансформаторной стали отжигом листов в водороде. Процессы химико-термической обработки, благодаря разнообразию химических активных сред и широким возможностям изменения свойств поверхностных слоев и всего объема изделий, быстро развиваются, завоевывая новые области применения.

3.8.3.8. Термомагнитная обработка (ТМг)

Обработка основана на совместном воздействии на заготовку теплового поля, повышающего пластичность металла, и импульсного магнитного, осуществляющего формоизменения (рис.3.89).

Рис.3.89. Схема индукторной системы – обжим наружной трубы и одновременная раздача: 1 – деталь 1;  2 – деталь 2; 3 – индуктор, осуществляющий обжим детали 2; 4 – индуктор, осуществляющий раздачу детали 1

Использование совместного воздействия на материал детали теплового и магнитного полей с целью влияния на его структуру и механические свойства затрудняется вследствие потери магнитных свойств всех материалов в процессе их нагрева.

3.8.3.9. Механоакустическая обработка (МАк)

МАк обработка включает следующие методы:

1. Ультразвуковая обработка абразивно-алмазным инструментом (кругами и брусками), при которой ультразвуковые колебания (УЗК) оказывают интенсифицирующее воздействие; основным фактором является абразивная обработка.

2. Ультразвуковая механическая обработка резанием.

3. Стабилизирующая и упрочняющая обработка при виброударном воздействии.

4. Кавитационная упрочняющая обработка.

Ультразвуковая абразивная обработка алмазно-абразив-ными инструментами (УЗАО). Известно, что без УЗК зерно абразивно-алмазного инструмента в основном оттесняет металл заготовки в навалы по краям царапины. При наложении на такой инструмент УЗК преобладает резание с образованием незначительных навалов. При этом увеличиваются глубина внедрения зерен в металл, количество одновременно участвующих в работе зерен и удаляемая часть припуска. УЗК активизируют СОЖ в зоне резания, волновое воздействие вызывает структурные изменения обрабатываемого материала, колебания интенсифицируют удаление шлама, вызывают образование новых режущих кромок и вершин зерен, препятствуя появлению площадок износа, снижают трение в зоне резания. Благодаря этому повышается стойкость и режущая способность инструмента обработки.

Основные операции УЗАО абразивно-алмазным инструментом приведены в табл. 3.8.

Таблица 3.8

Операции УЗАО абразивно-алмазным инструментом

| Название | Кинематика | Технологические особенности | Область применения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ультразвуковое сверление | Инструменту сообщают УЗК, направленные вдоль от обрабатываемого от-верстия, вращение и осевую подачу | СОЖ подается через центральное отверстие инструмента | Изготовление глубоких сквозных и глухих отверстий в твердых неметаллических материалах при обеспечении высокой точ-ности формы размеров |
| Ультразвуковое плоское шлифование | Чашечному кругу сообщают УЗК, направленные перпендикулярно плоскости заготовки, вращение и подачу. Заготовка движется возвратно-пос-тупательно | СОЖ подается через центральное отверстие круга | Плоское шлифование плас-тин из керамики и других твердых хрупких материалов с высокой точностью формы и размеров |
| Окончание табл. 3.8 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ультразвуковое хонингование | Заготовке сообщают крутильные УЗК, остальное – как при обычном хонинговании | Заготовке обеспечивают возможность самоустановки | Чистовая обработка прецизионных отверстий |
| Ультразвуковое суперфиниширование | Бруску сообщают дополнительно УЗК, направленные преимущественно по нормали к обрабатываемой поверхности | СОЖ подается поливом | Чистовая обработка деталей, работающих при высоких скоростях и нагрузках (дорожки качения колец подшипников и т.п.) |

Применение УЗК, как правило, позволяет увеличить стойкость инструмента, что дополнительно повышает производительность. Наложение УЗК на инструмент уменьшает его относительный износ, хотя абсолютное значение износа возрастает. Благодаря отсутствию засаливания число обработанных одним инструментом заготовок увеличивается.

УЗАО абразивно-алмазными инструментами выполняют на модернизированных станках, которые оснащают ультразвуковыми головками, ультразвуковыми генераторами требуемой мощности.

Ультразвуковая механическая обработка резанием (УЗМОР). Операция УЗМОР связана со снятием поверхностного слоя материала с заготовки и образованием стружки, при этом формообразование новых поверхностей сопровождается деформированием и разрушением поверхностных слоев материала. При помощи УЗМОР можно выполнять следующие операции:

1) обработка цилиндрических элементов заготовок (точение, строгание, фрезерование);

2) обработка плоских элементов заготовок (точение, строгание, фрезерование);

3) нарезание резьб (резцами, плашками, фрезами, метчиками);

4) обработка отверстий (сверление, зенкерование, развертывание, растачивание, протягивание, долбление);

5) нарезание зубчатых колес (резцами, фрезами, протягиванием, рейкой, долбяком, накаткой).

Наложение УЗК на режущие инструменты обеспечивает: возможность резания инструментами с большими передними углами; изменение силы резания по синусоидальному закону; уменьшение среднего сопротивления резания; получение тонкой стружки, возможность определения толщины стружки; повышение точности обработки, значительное снижение средней температуры резания, исключение образования нароста (при наложении УЗК в направлении главной составляющей силы резания). Во всех случаях УЗК позволяет: уменьшить пластическую деформацию обрабатываемой поверхности; исключить образование заусенцев, обеспечить плавный ход стружки, улучшить смазывающее и охлаждающее действие СОЖ; повысить стабильность микрогеометрических параметров обрабатываемой поверхности, износостойкость и коррозионную стойкость деталей.

УЗМОР цилиндрических поверхностей реализуется на универсальных и специальных металлорежущих станках. При точении УЗК режущую кромку резца направляют перпендикулярно к обрабатываемой поверхности. При фрезеровании используют, как правило, крутильные УЗК, при протягивании – продольные.

При УЗМОР отверстий используют: для чернового сверления -продольные УЗК; для рассверливания – крутильные. Нарезание резьб метчиками выполняют с наложением продольных УЗК.

Применение УЗК при нарезании наружных и внутренних резьб позволяет: снизить момент резания в 6-8 раз; улучшить отвод, стружки за счет образования гладкой сливной стружки; предотвратить налипание стружки на режущие кромки инструмента; уменьшить сопротивление трению в канавках инструментов; увеличить стойкость инструмента; обеспечить большее, чем обычно, совпадение профиля нарезанной резьбы с профилем режущей части метчика; обеспечить однородность структуры поверхностного слоя нарезаемой резьбы и основного металла заготовки; нарезать резьбы меньшим числом метчиков в комплекте (например, сразу вторым) и значительно сократить трудоемкость операции.

Стабилизирующая и упрочняющая обработка осуществляется преимущественно с использованием колебаний меньших частот         (10-50 Гц) при амплитуде 0,5-1 мм.

Кавитационная упрочняющая обработка основана на использовании эффекта гидравлических микроударов, вызванных проявлением УЗК в жидкой среде. Кавитационные и ударно-волновые явления могут быть также использованы для осуществления очистных (очистка окалины, накипи, коррозии) и моечных операций.

3.9. Покрытия

Детали и заготовки после различных видов обработки (окончательной или промежуточной) могут подвергаться покрытиям с целью придания их поверхности соответствующих свойств: антикоррозионных, повышение износостойкости, технологических, декоративных и др. Покрытия представляют собой направленно сформированные поверхностные слои, существенно отличающиеся по своим свойствам от свойств материала основы и в значительной мере изменяющие свойства последнего. Назначение покрытий сводится к защите от коррозии, окисления, износа, способствует снижению сопротивления трению, а также используется в качестве слоя припоя или для восстановления первоначальных размеров изделия. Таким образом, по назначению различают покрытия: антикоррозионные, технологические, износостойкие, защитные, декоративные.

Спектр материалов, применяемых в качестве покрытий, достаточно широк и включает как металлические, так и не металлические материалы.

Как правило, поверхность подвергаемая (подлежащая) покрытию, проходит соответствующую подготовку (обработку) — очистку, мойку, создание оптимального микрорельефа, травление. Покрытия могут быть одно- и многослойными, в том числе с дополнительной промежуточной обработкой (полирование, грунтовка, шпаклевка и т.п.).

По сущности процесса образования покрытий различают следующие методы: химические, гальванические (электрохимические), металлургические, диффузионные, механо-химические, механотермические. Отдельную большую группу составляют лакокрасочные и полимерные покрытия, методы образования которых могут быть различны. На рис.3.90 представлена классификация и перечень применяемых покрытий.

Основой химических методов покрытий является химическое взаимодействие материала покрываемой детали с элементами окружающей среды (например, раствором) требуемого состава. Например, химическое никелирование, меднение, цинкование и др.

Гальванический метод покрытия основан на комбинированном воздействии на покрываемую поверхность химического состава токопроводящей окружающей среды (электролита) и направленного электрического поля. В зависимости от характера защиты и схемы расположения детали в электрической цепи различают анодное или катодное гальваническое покрытие. Анодные покрытия защищают металлические детали электрохимически, а катодные - только механически, вследствие чего к качеству последних предъявляются более высокие требования.

Металлургическое покрытие основано на адгезионном схватывании разогретого жидкого металла с поверхностью твердого материала покрываемой детали. Осуществляется погружением детали в жидкий металл. Широко распространенными среди металлургических покрытий являются алитирование (покрытие алюминием), лужение (покрытие оловом) и др.