Обработка эластичным, и в частности ленточным, инструментом перспективна для полирования, очистки и зачистки деталей сложной формы и больших размеров; алмазным (эльборовым) инструментом – для полирования и доводки деталей из закаленных (НRC>40) и труднообрабатываемых материалов, а абразивным инструментом – для шлифования

и зачистки разнообразных деталей. При обработке эластичным инструментом детали могут обрабатываться в несколько переходов: обдирка до достижения шероховатости Ra=2,6-1,25 мкм; шлифование до                 Rа=1,25-0,32; предварительное полирование до Ra=0,16 mкм; окончательное полирование до Ra =0,32-0,04 мкм; зеркальное полирование до Ra= 08-0,02 мкм. Зернистость абразива, применяемого в эластичных кругах, соответственно по проходам: для первого – 40-50, второго 16-25, третьего 8-12, четвертого М6-М20, пятого MIO-M5 и тонкая паста ГОИ. В качестве инструментов при эластичном методе служат круги, шаржированные пастой. Эластичные круги могут быть из фетра, войлока и текстиля. Применяют также секционные, наборные и специальные круги, к которым относятся бумажные (гладкие и гофрированные), деревянные и обитые кожей. Пасты состоят из тонких абразивных порошков, связующих веществ, жиров, поверхностно-активных и химически активных веществ (например, окись железа или хрома, олеиновая кислота, стеариновая кислота и парафин и др.).

Обработка ведется на специальных полировальных станках, бесцентрово-полировальных станках, полуавтоматах и автоматах. Обычная схема работы: на вращающемся валу закреплен эластичный круг, подача детали может быть ручная или механическая. Скорость вращения круга 1300-3000 об/мин.

При обработке ленточным инструментом используют обычные токарные станки со спецприспособлениями или специальные станки. В зависимости от исходной шероховатости поверхности обрабатываемой детали ленточное полирование осуществляется в 2-4 этапа. Зернистость ленты применяют от 10-50 до М6-М8. В качестве технологических жидкостей используют для обработки деталей из стали и чугуна водные растворы солей и слабощелочные растворы; для обработки деталей из магния – масло, парафин; для деталей из других металлов и сплавов - масла и масляные эмульсии, с добавлением ПАВ.

Достоинством рассмотренных методов является сравнительно высокая производительность и высокое качество обработки, а недостатками – трудности, возникающие при обработке мелких деталей, шаржирование обрабатываемой поверхности.

### Гидродинамические методы. Сущность этих методов состоит в комплексном физико-химическом воздействии на поверхность детали твердых тел и жидкостной среды, подаваемых струей сжатого воздуха. К ним относятся гидродробе-струйный, гидроабразивный, гидравлический и гидрокавитационный методы. Схемы обработки гидродробеструйным, гидроабразивным и гидравлическим методами примерно одинаковы и рассмотрены в п. 3.1.2.

Обработка деталей гидрокавитационным методом состоит в следующем. В бак установки заливают жидкостную среду или абразивную суспензию. Рабочая среда подается из бака со скоростью 30 м/с при пульсирующем давлении, создавшем гидравлические удары. Этот метод эффективен при обработке внутренних поверхностей труб, где у стенок возникает кавитация. Захлопывающиеся на внутренних стенках трубы пузырьки воздуха создают, кроме общих гидравлических ударов, – локальные, приводящие к разрушению поверхности. Введение абразивных частиц в зону обработки усиливает эффективность метода на таких операциях, как удаление внутренних заусенцев, очистка от окалины, коррозии. Рассматриваемый метод относится к механохимическим при введении в состав жидкостной среды ПАВ и химически активных веществ для интенсификации процесса обработки. Последние вследствие возникающих адсорбционных и химических процессов ослабляют прочность указанных ликвидов и способствуют более полному и быстрому их удалению с поверхности деталей. При отсутствии в составе ТЖ ПАВ метод следует относить к механоакустической обработке (МАк).

Галтовочные, центробежно-ротационные и вибрационные методы с технологическими жидкостями. Сущность данных методов представлена в п. 3.1.2. Применяемые активные жидкостные среды выбирают в зависимости от назначения обработки. Для получистовой обработки, зачистки и очистки деталей используют водные растворы солей, кислот, щелочей, облегчающие съем материала и  ликвидов. При полировании или отделке поверхности применяют пенообразующие, поверхностно-активные и блескообразующие добавки. Часто используют растворы на основе технических моющих средств.

Разновидностью галтовочных методов обработки является подводное полирование, при котором перфорированный галтовочный барабан с деталями и наполнителем погружается в жидкостную среду и вращается с частотой 30-40 об/мин. Процесс обработки длителен: от 5 до       20 часов, но обеспечивает хорошее качество поверхности Rа=0,16-0,04 мкм.

В целях интенсификации галтовочных методов обработки и сокращения продолжительности процесса в настоящее время разработаны и применяют в промышленности такие методы, как турбуляционные, центробежные, вибрационные. Они основаны на создании более сложных траекторий движения рабочих камер с загрузкой деталей и наполнителем под действием центробежных сил или вибрации.

Общим для этих методов является совместное воздействие на поверхность обрабатываемых деталей твердого наполнителя и активной жидкостной среды. Рабочие жидкости обеспечивают интенсификацию процесса путем химического воздействия на поверхность детали, охлаждения деталей, удаления из рабочей камеры шлама, стабилизации режущих свойств твердого наполнителя, а также пассивацию и ингибитирование поверхности, защиту деталей от коррозии при обработке и после нее. Интенсификация обработки происходит в результате химического воздействия активных компонентов раствора на поверхность детали и адсорбционного воздействия ПАВ в местах наибольшего контакта, т.е. на кромках и выступах.

Различают три группы СОЖ, или технологических жидкостей, применяемых в галтовочных, центробежно-ротационных и  вибрационных методах обработки:

1. Химические активаторы с кислой средой, предназначенные для очистки стальных деталей, разрушения и удаления окалины, интенсификации процесса шлифования.

2. Химические активаторы с щелочной средой, предназначенные для удаления заусенцев: шлифование и полирование. Вступая в химическую реакцию с поверхностью деталей, они облегчают микрорезание или пластическую деформацию её материала.

3. Химические активаторы с нейтральной средой, обладающие очищающей и моющей способностью, предназначены для полирования, мойки и удаления продуктов износа. Основными составляющими химически активных СОЖ являются кислоты и щелочи. Для расширения и усиления их действия к ним добавляют компоненты: моющие и очищающие (сода, мыло, синтетические моющие средства), осветляющие (хлористый натрий, хромовый ангидрид), ингибитирующие и пассивирующие (нитрид натрия, триэтаноламин и др.).

Оборудованием для осуществления рассмотренных методов обработки являются галтовочные барабаны с горизонтальной, вертикальной и наклонной осями вращения, центробежные и центробежно-планетарные установки, турбуляционные и вибрационные станки и установки. Конструкции этого оборудования весьма разнообразны, только конструкций вибрационных станков разработано различными предприятиями и организациями в нашей стране свыше 300 наименований. Сюда входят вибрационные станки с прямоугольными, кольцевыми и спиральными рабочими камерами, емкостью от долей кубических дециметров до нескольких кубических метров, оснащенные различными приводами вибрации, вспомогательными устройствами для выгрузки и загрузки деталей, системами подачи СОЖ, управления и диагностики.

Отделочно-упрочняюшие методы с активными технологическими жидкостями. Механохимические процессы могут возникать в поверхностных слоях детали при ее контакте с инструментом-упрочнителем при таких методах обработки, как выглаживание, накатывание и раскатывание, чеканка, дорнование, виброударное упрочнение, если они осуществляются в соответствующих технологических средах. Эти процессы вызывают такие явления, как повышенное растворение металла поверхностного слоя, избирательный перенос металла при трении, адсорбционное снижение прочности и облегчение поверхностно-пластической деформации.

Известно, что правильно подобранные ТЖ создают благоприятные условия для зарождения пластических сдвигов и образования при меньших напряжениях дефектов и очагов деформации. Кроме того, проникновение ТЖ в микротрещины создает расклинивающий эффект, также облегчая деформацию. В результате увеличивается глубина и степень наклепа при упрочняющей обработке. Явление избирательного переноса меди на стальную поверхность при трении пары медь-сталь в среде глицерина позволило использовать механохимические явления для разработки методов нанесения некоторых металлических покрытий в процессе отделочно-упрочняющей обработки.

Так, разработаны технологии нанесения тонких пленок меди и алюминия на металлические и неметаллические детали при их обработке металлическими щетками и алмазном выглаживании. Имеются сведения о механохимическом нанесении покрытий на детали под воздействием ударов металлических или стеклянных шариков из водных суспензий, содержащих порошок покрывающего металла (цинк, медь, кадмий и др.) и химические активаторы (например, вибрационное механохимическое цинкование).

Отделочно-упрочняющие методы обработки с применением технологических жидкостей (масел с поверхностно-активными присадками) значительно улучшают качественные показатели поверхностного слоя деталей и их эксплуатационные свойства. Так, твердость поверхности увеличивается на 20-100%, изменяется микроструктура, возникают остаточные напряжения сжатия, шероховатость поверхности уменьшается на 1-2 класса. При этом наблюдается снижение износа трущихся пар, повышение усталостной прочности материала деталей работающих при переменных нагрузках. Степень положительного воздействия данных методов обработки зависит от конфигурации, материала и условий работы деталей, способа упрочнения и его режимов. Технологическое оборудование специфично для каждого метода обработки.

3.8.3.2. Механоэлектрические, или электромеханические,

методы обработки (ЭМ)

Эти методы основаны на совместном воздействии на материал обрабатываемой детали механической и электрической энергий. К ним относят:

- электромеханическое точение (ЭМТч);

- электроконтактную обработку и другие.

В частности, электроконтактная обработка (ЭКО) является разновидностью электроэрозионной обработки и относится к числу перспективных методов, позволяющих достигать высокую производительность обработки высокопрочных конструкционных материалов при использовании относительно несложного оборудования и технологии.

Обработка осуществляется при непосредственном контакте движущегося инструмента и заготовки и подводе в зону контакта электрического тока большой плотности (рис.3.77).

Рис.3.77. Принципиальная схема ЭКО: 1 – сопло подачи рабочей жидкости; 2 – электрод-инструмент; 3 – щеточное устройство; 4 – заготовка

При этом методе используется переменный ток, обработка может осуществляться на воздухе или в воде без применения специальных электролитов. Используется электрический ток в несколько тысяч ампер при малом напряжении.

Источниками выделения теплоты в зоне контакта инструмента и заготовки являются электрические разряды, повышенное сопротивление зоны контакта и трение между инструментом и заготовкой Qтр. Выделяемая в зоне контакта теплота размягчает и расплавляет материал снимаемого слоя, движение инструмента обеспечивает механический вынос частиц металла из зоны обработки. Обработка детали (заготовки) 4 с подачей жидкости через сопло I производится вращавшимся о большой окружной скоростью (V=30-60 м/с) металлическим диском 2. При электроконтактной обработке в воздушной среде инструмент имеет высокую стойкость. При использовании жидкой среды снижаются размеры дефектного слоя и одновременно значительно увеличивается износ инструмента.

Электроконтактная обработка производится с использованием переменного тока, безопасного для работы при напряжении 10-25 В. Плотность подводимого тока может достигать 10000А/см2. Обработку можно осуществлять: I) со значительным давлением – 10-25 кгс/см2 (электрофрикционная резка); 2) при малом давлении – до 2 кгс/см2 (электроконтактная заточка инструмента); 3) практически без давления (в режиме электрического оплавления).

В этих случаях при работе с низкими напряжениями (до 10-12В) съем металла происходит преимущественно за счет нагрева контактных перемычек. Обработка при высоких напряжениях (свыше 20-22 В) идет в основном за счет дуговых разрядов. Обработка при средних величинах напряжений (12-20 В) сопровождается как непосредственно нагревом контактных перемычек, так и дуговыми разрядами.

Технологические жидкости оказывают на заготовку следующее воздействия:

- физическое – локализация разряда;

- химическое – создание сорбционных пленок, обеспечивающих термостойкость и износостойкость электрода-инструмента;

- тепловое – локализация теплового воздействия, охлаждение электрода-инструмента и заготовки;

- механическое – удаление продуктов эрозии;

- смазывающее воздействие.

В качестве технологических жидкостей при ЭКО применяются: вода техническая, минеральное масло, смесь масла и керосина, смесь воды и масла, вода с органическими и неорганическими добавками, суспензии, эмульсии, электролиты. В качестве рабочих сред применяются также и газообразные среды.

В качестве электродов-инструментов (ЭИ) при ЭКО применяют диски, имеющие в зависимости от условий обработки некоторые конструктивные особенности. Рабочая поверхность ЭИ может быть выполнена в различных вариантах: гладкой, с радиальными пазами, с отверстиями малого диаметра (3-5 мм), без покрытия и с ним. Материалом ЭИ являются углеродистая сталь, графит, чугун, медь и сложные композиции на вольфрамоникелевой основе. Широко используют ЭИ из углеродистых сталей и чугуна с гладкой рабочей поверхностью толщиной 1,5-4 мм без абразивно-изоляционного покрытия и с ним. Для обработки цилиндрических поверхностей применяют инструмент толщиной 40-50 мм.

Основными показателями, характеризующими процессы электроконтактной обработки, являются: производительность или скорость съема металла с обрабатываемой детали в единицу времени, мм3/мин, качество обрабатываемой поверхности; обрабатываемость металлов, характеризуемая удельным расходом электроэнергии, кВткг.

ЭКО применяется в различных отраслях машиностроения (рис.3.78): при разрезании заготовок; отрезке литниковых прибылей; обработке цилиндрических поверхностей; обработке конических поверхностей; обработке плоских поверхностей; обработке отверстий; обработке пазов и т.д.

Электроконтактная резка является наиболее производительной и по сравнение с другими методами резки (см.рис.3.78,а).

Рис.3.78. Схемы электроконтактной резки (а), обдирки (б), сверления (в)

и фрезерования (г): 1 – металлический диск;

2 – деталь; 3 – подача жидкости

При резке заготовок электроконтактным методом удаление  металла из межэлектродного промежутка происходит в результате расплавления и частично испарения частиц металла заготовок с последующим выбросом их воздушным потоком, создаваемым в межэлектродном промежутке вращающимся диском. В отдельных случаях используется подача жидкости для его охлаждения. При зачистке нержавеющей стали с целью улучшения процесса удаления диспергированного металла при больших скоростях съема используют воздух с давлением не менее 0,35 МПа.

Инструментами для электроконтактной резки являются диски, которые изготавливают из стальных или алюминиевых листов с покрытием торцевых поверхностей изоляционно-абразивным слоем (например, эпоксидной смолой). Это позволяет во время резки не только предотвратить появление вредных дуг по боковым поверхностям, но и очищать поверхность реза от оплавленного слоя на глубину 0,2-0,3 мм. Окружная скорость вращения диска 30-40 м/с.

| а) б) в) г) |  |
| --- | --- |
| е) |  |
| д) |  |

Рис.3.79. Схема электрохимической обработки: а) объемное формообразование: 1 – электрод-инструмент; 2 – заготовка; б) отрезка: 1 – заготовка;       2 – диск; 3 – сопло; в) точение: 1 – заготовка; 2 – ЭИ; г) прошивание:          1 – ЭИ; 2 – заготовка; д) калибрование: 1- ЭИ; 2 – заготовка; е) удаление заусенцев: 1 – ЭИ; 2 – заготовка

При токе 300А интенсивность удаления металла из зоны резания составляет 0,2 см3/с, а при токе 800А - 0,6 см3/с. Производительность процесса обработки практически не зависит от вида обрабатываемого материала.

Электроконтактное фрезерование (рис.3.79,г). Обработка профильной детали 2 осуществляется вращающимся диском I. В зону обработки подается вода через штуцер 3. Этот метод обеспечивает высокую производительность. При подводимой мощности 5 кВт съем металла составляет 2000 мм3/мин, при мощности 10 кВт – 10000 мм3/мин. Метод используется для грубой обдирки отливок (рис.3.79,б), для черновой обработки поверхности валов методом оплавления, получения канавок на сверлах из закаленных сталей и т.д.

Прошивание заготовок, или кольцевое сверление (рис.3.79,г) осуществляется следующим образом. Разрушение металла заготовки 2 в зоне резания производится металлической трубкой-инструментом I, контактирующей с ней при прохождении электрического тока. Жидкость, проходя через зону обработки, уносит разрушенный металл. Электродам цилиндрической формы сообщают вращательное движение. Производительность сверления ~0,30 мм/мин.

К недостаткам ЭКО относится относительно низкое качество обработанной поверхности, возникновение в ней микротрещин и наплывов. При этом виде обработки необходимо следить за теплообменом в зоне обработки. Решающее значение имеет правильный выбор электрических режимов, скоростей вращения и подачи дисков. С этой же целью диски делают зубчатыми, с уступами или спиральными. Отношение числа зубьев диска к окружной скорости должно быть таким, чтобы повторная дуга происходила не чаше, чем через 0,001 с. Это соответствует окружной скорости диска 50 м/с и выше. Направление вращения диска должно быть таким, чтобы дуга выходила из еще не обработанных мест, а снимаемый металл не попадал на уже обработанную поверхность. Для этих же целей воздушное охлаждение заменяют поливом водой или маслом, при этом качество обработки улучшается.

Метод электроконтактной обработки позволяет получить шероховатость поверхности Rz 160, а точность – 9-10-й квалитет. Глубина дефектного слоя 0,15 мм.

3.8.3.3. Электрохимическая обработка (ЭХ)

Электрохимическая размерная обработка основана на явлении анодного (электрохимического) растворения металла при прохождении тока через электролит, подаваемый под давлением в зазор между электродами, без непосредственного контакта между инструментом и заготовкой. Поэтому другое название данного метода – «анодно-химическая обработка» (рис.3.80).

Механизм съема (растворения, удаления) металла при ЭX обработке основан на электролизе – процессе, при котором происходит окисление или восстановление поверхностей электродов (проводников электрического тока), соединенных с источником питания током и помещенных в токопроводящий раствор-электролит.

Электрод-инструмент I в процессе обработки является катодом, а обрабатываемая деталь 2 – анодом (см.рис.3.79,а). Электрод-инструмент поступательно перемешается со скорость Vн. Электролит подается в межэлектродный зазор. Интенсивное движение электролита обеспечивает стабильное и высокопроизводительное течение процесса анодного растворения, вынос продуктов растворения из рабочего зазора и отвод тепла, возникающего в процессе обработки. По мере снятия металла с заготовки-анода происходит подача инструмента-катода.

Особенностями электролиза являются пространственное окисление (растворение) анода и восстановление (осаждение) металла на поверхности катода. При электрохимической обработке применяют такие электролиты, катионы которых не осаждаются при электролизе на поверхности катода. Этим обеспечивается основное достоинство ЭХ обработки - неизменность формы электрода-инструмента.

Интенсивность электрохимического растворения металла электрода-заготовки возрастает с увеличением силы тока, проходящего через электролит в межэлектродном зазоре. Изменение межэлектродного зазора вызывает изменение гидродинамических условий и перераспределение плотности тока и, как следствие, копирование профиля катода.

Скорость анодного растворения и точности обработки тем выше, чем меньше межэлектродный зазор. Однако с уменьшением зазора усложняется процесс его регулирования, возрастает сопротивление прокачке электролита, может произойти пробой, вызывающий повреждение обхватываемой поверхности. Из-за увеличения газонаполнения при малых зазорах снижается скорость анодного растворения. Следует выбирать такой размер зазора, при котором достигаются оптимальные скорость съема металла и точность формообразования.

В качестве электролитов при электрохимической обработке применяются водные растворы солей, кислот и щелочей. При высоких плотностях тока электролиты обеспечивают прохождение электрического тока между электродами, способствуют течению требуемых химических реакций на поверхностях электродов и уносят из межэлектродного зазора продукты растворения, поддерживая тем самым постоянство концентрации раствора.

Для получения высоких технологических показателей электрохимической обработки необходимо, чтобы электролиты соответствовали следующим требованиям: полное или частичное исключение побочных реакций, снижающих выход по току, анодное растворение металла заготовки только в зоне обработки, исключая растворение необрабатываемых поверхностей, т.е. наличие высоких локализующих свойств; обеспечение протекания на всех участках обрабатываемой поверхности заготовки электрического тока расчетного значения.

Электролиты могут быть одно- и многокомпонентными.

Наиболее распространенными электролитами являются нейтральные растворы неорганических солей хлорида, нитраты и сульфаты натрия и калия. Эта соли дешевы и безвредны для обслуживающего персонала.

Широкое применение получил водный раствор хлористого натрия (поваренной соли) NaCl из-за его малой стоимости и длительной работоспособности, что обеспечивается непрерывным восстановлением хлористого натрия в растворе. Этот электролит рекомендуется для обработки материалов типа стали 50, 40Х, никелевых жаропрочных сталей, а с добавками едкого натрия – и для обработки твердых сплавов типа ВК.

В процессе электрохимической обработки образуется большое количество продуктов растворения - шлама. При обработке сталей в водном растворе хлористого натрия образуется гидроокись железа. Она представляет собой объемистый рыхлый шлам. В одном литре электролита 100 г шлама занимают около 60% его объема. Засорение электролита может вызвать попадание продуктов растворения между электродами и привести к замыканию электродов и образованию неровностей на обрабатываемой детали. Поэтому установки для электрохимической обработки должны иметь обязательно фильтры для очистки электролита. Высокая коррозионная активность электролита объясняется большим содержанием ионов хлора. Снижение коррозионного действия электролитов достигается введением в их состав различных ингибиторов.

При электрохимической обработке электрод-инструмент неподвижен; форма его рабочей части эквидистантна форме обрабатываемой поверхности. Материал инструмента должен обладать хорошей электропроводностью (или малым удельным сопротивлением), коррозионной стойкостью к воздействию электролитов, высокой адгезией к электроизоляционным покрытиям, механической прочностью к нагрузкам (в частности, к давлению электролита и местному разрушение рабочей части при возникновении коротких замыканий), хорошей обрабатываемостью и ремонтоспособностью. При изготовлении ЭИ применяются следующие материалы:

металлические: конструкционные стали СтЗ; сталь 45; нержавеющие стали: сталь 65Г; сталь 2Х13; медь и ее сплавы; алюминиевые сплавы;

неметаллические: углеграфит; графит ГЛ-2; эбонит и др.

Основными показателями, характеризующими процесс электрохимической обработки, являются: 1) производительность электрохимической обработки, определяемая количеством растворенного материала;    2) обрабатываемость материалов, определяемая видом образующейся на поверхности детали пленки; 3) точность, зависящая от погрешности изготовления катода (инструмента) и установки заготовки, степени поддержания постоянства температуры и скорости движения электролита во времени. Определенное влияние на точность обработки оказывает неравномерность снимаемого припуска, так как в начале обработки выступающие участки катода располагаются ближе к плоской поверхности заготовки (анода). В результате чего и происходит в этих местах более интенсивное местное растворение; 4) качество обрабатываемой поверхности; шероховатость поверхности детали зависит от шероховатости поверхности заготовки и величины припуска на обработку. В процессе обработки происходит сглаживание поверхностных неровностей по мере удаления слоев металла с поверхности обрабатываемой заготовки. Наряду с низкой шероховатостью ЭХ обработка не приводит, в отличие от обработки резанием, к появлению в поверхностном слое микротрещин и остаточных внутренних напряжений. Это объясняется отсутствием значительной нагрузки в системе заготовка-инструмент. Усилия, возникающие в рабочем зазоре при циркуляции электролита с большой скоростью, не вызывают никаких изменений физико-механических свойств поверхностного слоя.

После ЭХО поверхность детали имеет матовый оттенок. Это требует последующей обработки - полирования.

Область применения электрохимической обработки определяется:

1) возможностью обработки материалов любой прочности или вязкости;

2) высокой производительностью съема металла с больших поверхностей сложной формы;

3) отсутствием в процессе обработки непосредственного контакта инструмента с деталью, т.е. отсутствием высоких давлений и температур, исключающих наклеп поверхностного слоя и создающих возможность обработки деталей малой жесткости, например, тонкостенных;

4) получением высокой точности и низкой шероховатости поверхности;

5) многократностью использования ЭИ.

Основные недостатки электрохимической обработки следующие: 1) плохая обрабатываемость сплавов с высоким содержанием углерода и кремния; 2) высокая энергоемкость; 3) громоздкость оборудования и необходимость его антикоррозионной защиты.

Электрохимическая обработка применяется при объемном формообразовании (см.рис.3.79,а) (получение сложнофасонных поверхностей), отрезке (см.рис.3.79,б), точении (см.рис.3.79,в), прошивании (см.рис.3.79,г), калибровании (см.рис.3.79,д), удалении заусенцев (см.рис.3.79,е), маркировании, шлифовании, полировании и т.д. Электрохимическая обработка позволяет получить шероховатость поверхности Ra=0,32 мкм; точность обработки до 20 мкм; производительность процесса до 1500-2000 мм3/мин..

3.8.3.4. Механоэлектрохимическая обработка (МЭХ)

К механоэлектрохимической обработке относятся разновидности электрохимической обработки, при реализации которых наряду с электрохимическим растворением происходит одновременное удаление припуска за счет дополнительного механического воздействия. К этой группе методов обработки относится впервые разработанная в нашей стране анодно-механическая обработка (АМО) и её разновидности:

- анодно-механическая обработка металлическим инструментом;

- анодно-механическая обработка абразивным инструментом;

- анодно-механическая обработка свободным абразивом.

В настоящее время разработаны и используются следующие технологичсекие разновидности АМО:

- анодно-механическая резка и точение;

- электрохимическое шлифование (ЭХШ);

- электрохимическая заточка (ЭХЗ);

- электрохимическая доводка (ЭХД);

- электрохимическое суперфиниширование (ЭХСф);

- электрохимическое хонингование (ЭХХ);

- электрохимическое абразивное полирование (ЭХАП);

- электрохимическая жидкостно-абразивная обработка (ЭХЖАО);

- виброабразивная электрохимическая обработка (ВиАЭХО).

Методы МЭХ реализуются, как правило, в проточном электролите. Сущность, технологические возможности и область применения методов МЭХ приведены ниже.

### Анодно-механическое точение и резка. АМО - это электрохимическая обработка в жидкой среде, при которой осуществляется растворение материала с образованием на обрабатываемой поверхности окисных пленок и удалением последних механически. Электрод-инструмент (ЭИ) - катод может быть двух видов: 1) вращающийся механический диск, применяемый для отрезки заготовок из труднообрабатываемых материалов высотой или диаметром до 200 мм; 2) металлическая лента, перемещающаяся по вращающимся опорам, при этом заготовка перемещается поступательно, применяется для отрезки заготовок из труднообрабатываемых материалов высотой или диаметром до 700 мм. Электролит через сопло подается между деталью и вращающимся диском или движущейся лентой. Съем металла заготовки происходит за счет электрохимического растворения и электротермического воздействия, износ ЭИ незначительный. Металлическая лента, имеющая на своей поверхности насечку или поперечные зубья, может использоваться для чернового точения (обдирки) поверхности круглых заготовок. При этом заготовке сообщается вращательное движение, а ленте – поступательное.

При обработке, например, отливок из вольфрама данный метод в десятки раз производительнее и экономичнее чернового точения твердосплавными резцами.

Обработку заготовок из сталей и сплавов всех марок выполняют в растворе жидкого стекла Na2SiO3 плотностью э=1,27-1,3 г/см3 . При этом значения температуры существенного влияния на производительность, качество и точность операции не оказывают. Напряжение постоянного тока 10-12 В.

Дисковые ЭИ монтируют на оправках, ленточные - на шкивах. Соскальзывание ленты можно предотвратить небольшим (3-50) наклоном верхнего шкива. Заклинивание ЭИ при резке предотвращается увеличением ширины реза относительно его толщины на величину 0,5-1,5 мм, это обеспечивается за счет биения ЭИ.

С увеличением сечения реза количество подаваемого в рабочую зону электролита повышают в пределах 5-30 л/мин при работе дисковыми и 10-15 л/мин при работе ленточными ЭИ.

#### Электрохимическое шлифование

#### Существует несколько разновидностей ЭХШ.

1. Электрохимическое плоское шлифование торцем чашечного круга. Абразивный или алмазный круг с электропроводной связкой вращается со скоростью Vокр и перемешается в вертикальной плоскости; заготовка имеет возвратно-поступательное перемещение. Электролит (обычно водные растворы нитрата натрия и калия) подается через центральное отверстие ЭИ в его внутреннюю полость и попадает в рабочую зону между торцем круга и обрабатываемой поверхностью заготовки. Съем металла происходит за счет электрохимического растворения и абразивного воздействия; ЭИ изнашивается незначительно. Применяется для шлифования заготовок из труднообрабатываемых сталей и сплавов.

2. Электрохимическое плоское шлифование периферией круга. Абразивный или алмазный круг с электропроводной связкой вращается со скоростью Vокр и перемещается в вертикальной плоскости, заготовка перемещается в горизонтальной плоскости. Электролит через сопло подается на вращающийся ЭИ и попадает в рабочую зону. Съем металла осуществляется за счет электрохимического растворения и абразивного воздействия ЭИ на заготовку; ЭИ изнашивается незначительно. Применяется для шлифования фасонных поверхностей заготовок из труднообрабатываемых материалов.

3. Электрохимическое круглое шлифование, ЭИ – абразивный или алмазный круг с электропроводной связкой вращается со скоростью Vокр, и перемешается в радиальном направлении, заготовка совершает возвратно-поступательное движение и вращается со скоростью Vз вокруг своей оси. Электролит через сопло подается на ЭИ и попадает в рабочую зону. Применяется для шлифования наружных и внутренних поверхностей заготовок из труднообрабатываемых материалов.

Точность размеров при ЭХШ торцем круга выше, чем при обработке периферией, поэтому электрохимическое шлифование применяют при съеме относительно больших припусков (1-3 мм и белее), а также при круглом наружном и внутреннем шлифовании. При этом основную часть припуска снимают за один рабочий ход; эффективно в таких случаях и врезное ЭХШ. Токопроводящий абразивный инструмент получают:

- заполнением расплавленным металлом пор кругов на керамической связке или осаждением металла в поры;

- шаржированием алмазным порошком медной основы;

- графитизацией.

Профилирование и периодическую правку рабочей части токопроводящих абразивных кругов сложной формы производят специально изготовленными алмазными роликами. ЭИ с простой формой профиля восстанавливают алмазными карандашами. Профилирование или правку производят с непрерывной подачей в рабочую зону СОЖ или электролита.

Правку токоподводящих алмазных кругов выполняют методом  обратной полярности. При этом ЭИ является анодом, а правящий чугунный инструмент (брусок, установленный на столе станка) – катодом; СОЖ - электролит. О необходимости правки токоподводящих кругов свидетельствуют: отклонения размеров и формы обрабатываемых поверхностей от заданных параметров; появление на обрабатываемых поверхностях прижогов и других подобных дефектов; снижение производительности операции. Скорость шлифования круга  м/с.

Преимущества ЭХШ по сравнению с обычным шлифованием: исключаются сколы и трещины при обработке хрупких сплавов; исключаются прижоги и другие дефекты при обработке нержавеющих сталей; резко повышается производительность при шлифовании твердых          сплавов.

Точность ЭХШ плоскостей периферией абразивных и алмазных кругов составляет 0,01-0,02 мм, а торцевой поверхностью – 0,005-0,008 мм на длине до 100 мм. При круглом ЭХШ наружных и внутренних поверхностей (с последующим чистовым шлифованием без тока) точность достигает порядка 0,005-0,01 мм 22.

Электрохимическое профильное шлифование с применением токопроводящих абразивных кругов типа ПП позволяет снимать припуски величиной до 1-3 мм за один рабочий ход с точностью размеров обработанных поверхностей 0,05-0,08 мм и шероховатостью Rа=2,5-1,6 мкм.

Электрохимическая заточка (ЭХЗ). Электрод-инструмент – алмазный круг с электропроводной связкой – вращается со скоростью Vокр, затачиваемый инструмент осуществляет движение подачи. Электролит через сопло подается на торец ЭИ и попадает в рабочую зону. Съем металла производится одновременно по всей затачиваемой поверхности за счет электрохимического растворения и абразивного воздействия; ЭИ изнашивается незначительно. Поменяется для заточки режущих инструментов с напаянными твердосплавными пластинками (резцов, фрез            и т.п.).

При ЭX3 рабочая поверхность круга не засаливается, что характерно для традиционной алмазной заточки такого инструмента в результате одновременной обработки пластины и стальной державки. В связи с этим можно производить ЭХЗ без предварительной обработки державки. Трудоемкость ЭХЗ по сравнению с алмазной заточкой ниже примерно на 50-60%; стойкость инструментов после ЭХЗ на 20-30% выше.

Операцию ЭХЗ инструмента с пластинками из твердого сплава осуществляет за три перехода: вначале обработку выполняют при напряжении Jэ; затем заточку ведут при Jэ=6-8В; чистовую заточку производят без напряжения на электродах. Последний переход осуществляется в 2-4 приема, обеспечивающие необходимую шероховатость обрабатываемых поверхностей.

Электрохимическая доводка (ЭХД). ЭИ - проволока (стержень) с нанесенным алмазным слоем, вращается со скоростью Vокр и имеет перемещение вдоль оси. Заготовка перемешается в нужном направлении. Электролит подается через сопло и попадает б рабочую зону. Съем металла заготовки происходит за счет электрохимического растворения и абразивной обработки; ЭИ изнашивается незначительно. Применяется для доводки отверстий различной формы, преимущественно сложной.

Электрохимическое суперфиниширование (ЭХСф). При ЭХСф брусок (притир) колеблется, перемещаясь вдоль оси заготовки и поджимается к ее поверхности; заготовка вращается со скоростью Vокр, являясь анодом, катод неподвижен. Электролит подается из сопла в  межэлектродное пространство (МЭП) в результате электролиза во впадинах и на вершинах микронеровностей образуется пассивная пленка, которая удаляется притиром преимущественно на вершинах микронеровностей, при этом ускоряется анодное растворение микронеровностей. Притир изнашивается незначительно. Применяется при суперфинишировании поверхностей заготовок из вязких материалов.

Этот процесс обеспечивает большую, чем при традиционном абразивном суперфинишировании, производительность. Предварительное ЭХСф и окончательное суперфиниширование без тока выполняют без соответствующей замены алмазных брусков. В процессе ЭХСф цилиндрических поверхностей обеспечивается точность формы в поперечном сечении 6-1 мкм, при исходной погрешности – 5-6 мкм, в продольном направлении – в пределах 1-2 мкм на длине 100 мм 22.

Электрохимическое хонингование (ЭХХн). Электрод-инструмент (ЭИ) – хон, состоящий из электропроводного корпуса и абразивных или алмазных брусков, вращается и имеет относительно заготовки возвратно-поступательное перемещение. Электролит прокачивается между обрабатываемой поверхностью заготовки и корпусом хона. Съем металла производится за счет электрохимического растворения и абразивного воздействия ЭИ на заготовку. Этот процесс выполняют при величине МЭП в пределах 0,6-1 мм. Электролит - растворы NaCl или КNO2 и NaNO3; наилучшие показатели по производительности и износу обеспечиваются применением брусков марки КЗ  с зернистостью М7, M14 и твердостью СТ2, СТЗ, Т2, а также алмазных и эльборовых брусков на металлической связке. При этом производительность возрастает в           7-8 раз по сравнению с обычным хонингованием. Размеры брусков выбирают в зависимости от диаметра и длины хонингуемого отверстия. При выборе ширины брусков должно быть выдержано условие – суммарная ширина всех брусков не должна превышать 1/4 длины окружности обрабатываемого отверстия; длина брусков, как правило, на 20-30% превышает диаметр хона. Плотность тока при ЭХХн составляет 0,2-1,5 А/см2. Достигаемая шероховатость обрабатываемой поверхности – 14-й класс.

Электрохимическое абразивное полирование (ЭХАП). Электрод-инструмент (ЭИ) – диск из электропроводного материала, работающий торцем, вращается со скоростью Vокр, заготовка перемещается в горизонтальной плоскости; ЭИ и заготовка находятся в электролите. Электролит, содержащий абразивные зерна, обновляется в МЭП за счет вращения ЭИ; электрохимическое растворение обрабатываемой поверхности заготовки дополняется удалением с нее пассивных пленок абразивными зернами. Применяется для полирования деталей из вязких материалов. Снижение шероховатости от исходной Ra=1,25 мкм до требуемой Rа= 0,05 мкм осуществляют за два перехода: предварительный и окончательный. Первый выполняют с применением 15%-ного NaNO3 с добавлением 10%-ного электрокорунда (M28-MI4; 24А); Vокр=2-3 м/с, продольная подача стола станка составляет 0,25 м/мин, а поперечная - 0,15 м/мин. Усилие прижима ЭИ к обрабатываемой поверхности составляет 100-200 кПа, Jэ = 10В. После предварительного ЭХАП шероховатость обработанной поверхности Ra=0,32 мкм; при этом продолжительность операции рассчитывается из условия затраты 1-1,2 ч на обработку 1 м2. Окончательное ЭХАП осуществляют 15%-ным  раствором NaNO3 с добавлением 10%-ной окиси хрома (Cr2O3); материал притира - поролон. Усилие прижима ЭИ составляет 20-30 кПа; значения Vокр продольной и поперечной подачи стола станка этого перехода аналогичны предыдущим. В конце перехода отключают ток и выполняют один рабочий ход, при этом с обрабатываемой поверхности удаляется характерная для электрохимической обработки темная пленка, и поверхность приобретает металлический блеск.

Электрохимическая жидкостно-абразивная обработка (ЭХЖАО). Барабан, стенками которого являются электроды (анод и катод) и диэлектрические пластины-сетки с электролитом, заготовками и абразивом, вращается вокруг горизонтальной оси со скоростью Vокр. Электролит обновляется путем прокачки через барабан. Удаление заусенцев с заготовок и снижение шероховатости их поверхностей происходит за счет электрохимического растворения и абразивного воздействия; электрод-анод изнашивается. Метод применяется для удаления заусенцев с наружных кромок заготовок. Используются специальные электрохимические станки типа ЛЭ-142А. Соотношение по массе абразивного материала (боя кругов, шлифзерна) и заготовок 1:1; объем загрузки – не более 2/3 емкости барабана. После ЭХЖАО заготовки подвергают специальной обработке, обеспечивающей межоперационную защиту их от коррозии.

Заготовки при этом промывают в холодной проточной воде в течение 2-3 мин, затем обрабатывают в ингибитирующем растворе; сушку производят горячим воздухом.

Виброабразивная электрохимическая обработка (ВиАЭХО). ВиАЭХО основана на электрохимическом растворении поверхностного слоя и механическом разрушении материала с последующим удалением отходов. Станок типа СВЭХ-200 (рис.3.80) состоит из рабочей камеры 1, установленной на основании 3 посредством упругой подвески на пружинах 2. Под действием вибратора 4 рабочая камера может колебаться с частотой 15-50 Гц и амплитудой 0,5-5 мм. Внутри рабочей камеры установлены электроды 5,6, подключенные к источнику постоянного тока 7. Корпус рабочей камеры защищен облицовкой 8. Подача электролита осуществляется из бака 9 насосом 10.

Рис.3.80. Схема виброабразивной

электрохимической обработки

Заготовки и абразивную среду загружают в пространство между электродами. Под действием электрического тока (плотность                   0,1-0,5 А/см2, J=30В) и электролита на поверхности заготовок образуется пленка с высоким сопротивлением, которая разрушается частицами абразива. В качестве электролитов используются растворы на основе нейтральных солей ( NaCl, NaNo2, NaNO3).

ВиАЭХО позволяет интенсифицировать обработку заготовок из цветных металлов в 5-6 раз, из сталей – в 10-12 раз по сравнению с обычной виброабразивной обработкой. Процесс наиболее эффективен при обработке заготовок из труднообрабатываемых материалов. При этом расход абразивных материалов снижается в два раза.

3.8.3.5. Механомагнитная обработка (ММг)

К группе методов ММг можно отнести магнитно-абразивную обработку (МАО) и вибрационную магнитно-абразивную обработку (ВиМАО).

Магнитно-абразивная обработка (МАО). Сущность магнитно-абразивной обработки состоит в удалении припуска преимущественно абразивным способом с созданием магнитного поля непосредственно в зоне резания. В зависимости от схемы МАО роль магнитного поля заключается: в формировании из магнитно-абразивного порошка абразивного инструмента (АИ) и в удержании этого порошка в зоне резания; в создании силы резания; в придании АИ или заготовке рабочих движений 22.

Магнитное поле создает электрические токи в поверхностном слое движущейся заготовки, и ее поверхность приобретает электрическую заряженность. Это активизирует электрохимические процессы на обрабатываемой поверхности и действие ПАВ, содержащихся в СОЖ, вызывает изменения структуры поверхностного слоя заготовки и его механических свойств.

Соответственно МАО относят к методом обработки, основанным на комбинированном воздействии на заготовку электрофизических, электрохимических и механических факторов.

В качестве АИ используют магнитно-абразивные порошки, магнитно-реологические жидкости с абразивным наполнителем, шлифовальные круги, абразивные бруски, шлифовальные шкурки. На практике получили распространение виды МАО с применением порошка, размещенного на активной поверхности магнитного индуктора (МИ), в рабочем зазоре (пространстве между полюсом МИ и обрабатываемой поверхностью) или рабочей зоне (пространстве между полюсами МИ).

Сформированный из магнитно-абразивного порошка инструмент позволяет производить обработку поверхностей сложной формы без фасонных полюсов МИ и при простой кинематике процессов. Заготовке, МИ или порошку сообщают следующие рабочие движения: главное движение n, определявшее скорость резания V, движение подачи Sn, которое используют для распространения обработки на всю поверхность заготовки или для обеспечения равномерного съема на всех ее участках; движение осцилляции nос, позволяющее получать пересекающиеся траектории зерен порошка на обрабатываемой поверхности и способствующее перемешиванию зерен порошка в рабочем зазоре, дополнительное движение Vдоп, сообщаемое заготовке в рабочей зоне (или рабочей зоне относительно заготовки) и позволяющее повысить давление порошка на обрабатываемую поверхность. Схемы МАО показаны на рис.3.81.

Независимо от характера магнитного поля, созданного МИ в рабочей зоне, это поле по отношению к каждому элементу объема движущейся заготовки носит переменный характер. Воздействие переменного магнитного поля на закаленные стали придает обработанным поверхностям повышенные эксплуатационные свойства: износостойкость, коррозионную стойкость, контактную долговечность. МАО подвергают ферромагнитные и немагнитные материалы с широким диапазоном физико-механических свойств. Эффективность применения МАО как отделочной операции оценивается параметрами шероховатости, физико-механическими и точностными характеристиками обработанных деталей.

| а) в) | б) |
| --- | --- |
|  | Рис.3.81. Схемы МАО с размещением магнитно-абразивного порошка: а – на активной поверхности; б – в рабочих зазорах; в – в рабочей зоне |

Для различных видов МАО при исходном значении                  Ra=0,3-0,6 мкм достигается значение Ra=0,02-0,08 мкм. Получение меньших значений Ra требует обработки за несколько переходов с изменением режима, вида и зернистости порошка. Обработанные поверхности не шаржированы абразивными зернами. В результате механических и магнитных воздействий поверхностный слой заготовки после МАО отличается от исходного измененной структурой, фазовым и химическим составом, кристаллическим строением. Эти изменения благоприятно отражаются на эксплуатационных свойствах деталей. После МАО повышается твердость поверхности, в тонком (до 5 мкм) поверхностном слое действуют остаточные напряжения сжатия. Эти поверхности отличаются повышенной износостойкостью, коррозионной стойкостью, контактной долговечностью, а деталь и ее материал - повышенной циклической долговечностью и ударной вязкостью.

МАО осуществляется нежестким инструментом, удаляемые при атом припуски меньше или соизмеримы с допуском на размер обрабатываемой детали. Поэтому точность размеров и заданная форма обрабатываемой поверхности должны быть обеспечены на предшествующей операции. Во многих случаях для МАО нет необходимости оставлять        специальные припуски. Для уменьшения параметра шероховатости  Rа  с