3.1.2.1. Методы обработки абразивно-алмазным

инструментом (Аи)

К методам абразивно-алмазной обработки относятся различные виды шлифования, хонингование, суперфиниш, притирка (доводка), зубохонингование и др. Характерной особенностью методов Au является применение различных видов абразивных инструментов, где связанному абразиву придана соответствующая форма, размеры и свойства (характеристика абразивного инструмента). Как отмечалось ранее, данная обработка относится к группе методов механической обработки. Они подразделяются также по производительности формообразования и технологическому назначению. На рис.3.20 представлены схема классификации и перечень методов абразивно-алмазной обработки.

Шк Шв Шпл  Шбц  Шпн  Шф Шл  Зш  Рш  Шшл  Хн  Зх   Сф Пт Зп ВиД Мд Мш Пл

М

ММО

Аи

Ас

МО

М

Рис.3.20. Классификация и перечень методов обработки

абразивно-алмазным инструментом:

| Шк – шлифование круглое наружное; Шв – шлифование внутреннее; Шпл – шлифование плоское; Шбц – шлифование бесцентровое; Шпн – шлифование планетарное; Шф – шлифование фасонное; Шл – шлифование ленточное; Зш – зубошлифование; Шшл – шлицешлифование; Рш – резьбошлифование; | Хн – хонингование; Зх – зубохонингование; Сф – суперфиниш; Пт – притирка; Зп – зубопритирка; ВиД – вибродоводка; Мд – микродоводка; Мш – микрошлифование; Пл – полирование |
| --- | --- |

#### Шлифование (Ш)

Среди методов абразивно-алмазной обработки шлифование занимает наибольший объем. По виду обрабатываемой поверхности различают круглое наружное шлифование, внутреннее, торцовое, плоское, фасонное, или профильное; по способу базировании детали - бесцентровое, в центрах или патроне; по кинематике движения инструмента – осевое и планетарное; по виду применяемого инструмента – жестким инструментом и ленточное шлифование. Основой процесса шлифования является массовое микрорезание-царапание обрабатываемой поверхности абразивными зернами инструмента, сопровождаемое упругой и пластической деформацией, разрушением и удалением частиц металла.

Множество абразивных зерен, беспорядочно расположенных на рабочей поверхности круга, и высокая окружная скорость круга (до 30-100 м/с) обеспечивают снятие большого количества тончайших стружек в единицу времени. В результате массового динамического воздействия абразивных зерен на поверхностный слой обрабатываемой детали в зоне микрорезания развиваются высокие местные температуры, резко повышающие пластичность металла, что облегчает разрушение поверхностного слоя и его удаление (съем).

Поверхностный слой шлифованной поверхности ограничивается системой микронеровностей с неравномерным шагом и большой разновысотностью.

Для достижения наиболее высоких показателей точности размеров и качества обработанной поверхности, а также эффективности процесса шлифования необходимо учитывать основные технологические параметры рассматриваемого процесса, такие, как режим обработки, характеристика абразивного круга и смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ), а также условия правки рабочей поверхности шлифовального круга.

Известно, например, что при увеличении скорости вращения изделия при круглом наружном и внутреннем шлифовании шероховатость поверхности возрастает. Аналогичные изменения имеют место и при увеличении продольной подачи.

С уменьшением зернистости и с увеличением скорости шлифования шероховатость уменьшается. Шероховатость поверхности снижается также за счет применения кругов с эластичными и специальными связками: бакелитовой, вулканитовой.

Термообработанные (закаленные) стали при шлифовании имеют меньшую шероховатость, чем сырые. Значительное влияние на конечные результаты при шлифовании оказывает период выхаживания (зачистных ходов). При этом достигается как уменьшение шероховатости, так и повышение точности формы и размеров обрабатываемой детали.

Режим правки круга также оказывает влияние на шероховатость поверхности. Для ее уменьшения рекомендуется уменьшать продольную подачу при правке круга. При этом, однако, отмечается снижение режущей способности круга.

Повышение производительности шлифования достигается за счет увеличения скорости вращения круга и детали, продольной и поперечной подачи, зернистости абразива. Повышению производительности способствует также увеличение диаметра и высоты (ширины) круга.

## Круглое наружное шлифование (Шк). Круглое наружное шлифование предназначено для обработки гладких и ступенчатых цилиндрических, конических поверхностей (рис.3.21) Обрабатываемая заготовка (деталь) устанавливается в центрах (в приспособлении, патроне круглошлифовального станка). Основные параметры процесса: скорость круга Vk и скорость детали Vu, продольная S0 и поперечная Sп подачи, глубина врезания t, силы и температура в зоне микрорезания, характеристика (материал абразивных зерен, зернистость, вид связки, твердость) и размеры абразивного круга, состав смазочно-охлаждающей жидкости. Скорость шлифования (окружная скорость шлифовального круга Vk) в обычных условиях составляет 20-35м/с, при скоростном шлифовании Vk может достигать 50-100 м/с. Скорость шлифуемого изделия достигает 5-100 м/мин (в большинстве случаев =20-50 м/мин). В месте  контакта  шлифовального  круга и  обрабатываемого изделия их скорости направлены

Рис.3.21. Разновидности метода наружного круглого шлифования: а – продольное; б – глубинное; в – врезное; г – комбинированное; 1 – шлифовальный круг; 2 – деталь

противоположно друг другу. Продольная подача осуществляется столом станка, совершающим возвратно-поступательное движение с числом двойных ходов в минуту . Она может назначаться в долях ширины круга (В), в миллиметрах на оборот детали, в миллиметрах в минуту. Величина продольной подачи для различных условий шлифования назначается в следующих пределах: при предварительном шлифовании =(0,5-0,8) В, при окончательном =(0,2-0,5)В.

Минутная подача определяется по формуле

SiS0n0=2Lpx⋅n0, мм/мин,

где n0 - число оборотов детали в минуту; Lpx - длина рабочего хода в направлении рабочей подачи; Lpx=l0−(1−2ln), мм; l0 - длина детали;  - величина перебега круга за пределы длины шлифуемой поверхности; nqx=Sm2Lpx, дв.х/мин.

Поперечная подача осуществляется по окончании каждого (или двойного) хода стола. Величина поперечной подачи (или глубина шлифования)  при черновом шлифовании назначается в пределах 0,015-0,05 мм на ход стола; при чистовом - 0,001-0,01 мм. Характеристика абразивного круга выбирается в зависимости от марки и состояния материала обрабатываемой детали, а размеры - в зависимости от конструктивной формы последней. Ориентировочные сведения для выбора характеристики круга представлены в табл.3.3.

Наружное круглое шлифование может быть обдирочное, точное (предварительное и чистовое) и тонкое.

Обдирочное шлифование характеризуется съемом относительно больших припусков (до 3-5 мм) и может применяться взамен предварительной обработки лезвийным инструментом.

Наиболее распространенным является обычное точное шлифование, обеспечивающее точность обработки 2-3-го класса и шероховатость Ra=1,25-0,16мкм. Снимаемый при этом припуск составляет в зависимости от диаметра заготовки и состояния ее исходной поверхности          0,1-0,5 мм на сторону.

Таблица 3.3

Характеристики шлифовальных кругов

для шлифования различных материалов

| Обрабатываемый материал | Материал абразива | Зернистость | Твердость | Связка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Закаленная конструкционная сталь | Э, ЭБ | 50-16 | СМ1-М3 | К, Б |
| То же, незакаленная | Э | 50-25 | С2-СМ2 | К |
| То же, инструментальная | Э | 50-25 | СМ2-СМ1 | К, Б |
| Чугун | КЧ | 50-25 | СМ1-М2 | К |
| Алюминиевые сплавы | КЧ | 50-40 | СМ1-М3 | К |
| Латунь | КЧ | 50-40 | СМ1-С1 | К |
| Твердая бронза | Э | 50-25 | СМ1-М3 | К |
| Твердые сплавы | Кз | 40-12 | СМ1-М3 | К |

Тонкое шлифование обеспечивает достижение 1-2-го класса точности и шероховатость Ra=0,16-0,08мкм. Оно осуществляется мелкозернистым кругом при повышенной его скорости (свыше 40 м/с), при относительно меньшей скорости вращения обрабатываемой заготовки (до 10 м/мин) и малой глубине врезания (до 50 мкм); процесс сопровождается обильной подачей СОЖ.

Круглое шлифование производят на круглошлифовальных станках различных моделей. Различают следующие разновидности круглого шлифования: шлифование с продольной подачей, шлифование с поперечной подачей (врезное шлифование), глубинное (или установленным кругом) и комбинированное.

При шлифовании с продольной подачей (см.рис.3.21,а) припуск снимается за несколько проходов при небольших глубинах резания. Поперечная подача осуществляется после каждого одинарного или двойного хода. Основное время для шлифования с продольной подачей определяется по формуле

t0=Lpxn0S0⋅at⋅k,

где  - припуск на сторону, мм;  - коэффициент выхаживания. Для предварительного шлифования =1,2-1,4; для окончательного - =1,25-1,7; t - глубина врезания, мм.

При глубинном шлифовании (шлифовании установленным на размер кругом) (см.рис.3.21,б) весь припуск снимается за один проход с увеличенной глубиной резания (до 0,1-0,4 мм) и уменьшенной продольной подачей (2-6 мм/об). Основной съем металла производится передней заборной частью круга. Остальной участок периферии круга обеспечивает чистовую обработку и стабильное получение размера обрабатываемой детали. Наиболее нагруженный участок круга, его заборную часть, рекомендуется заправлять на конус с углом приблизительно 2°. При снятии больших припусков указанную часть круга заправляют ступеньками. Наличие заборной части повышает режущую способность круга. Производительность при глубинном шлифовании на 25-30% выше, чем при шлифовании с продольной подачей. Точность при этом ниже. Для ее повышения рекомендуется после съема припуска за один проход сделать несколько зачистных ходов с продольной подачей. Глубинное шлифование наиболее приемлемо для обработки заготовок с достаточной жесткостью.

В процессе шлифования с поперечной подачей (метод врезания) (см.рис.3.21,в) абразивному кругу сообщается непрерывная поперечная подача, величина которой составляет при черновом шлифовании 0,002-0,02 мм/об и при чистовом - 0,001-0,01 мм/об. Подача достигает             1,2-3 мм/мин для обычного и до 6 мм/мин - для силового шлифования. Остальные параметры режима микрорезания аналогичны параметрам описанных выше разновидностей круглого шлифования.

При врезном шлифовании поверхность обрабатывается по всей длине. Этот метод применяется при ширине шлифуемой поверхности до 200 мм. Ширина (высота) круга выбирается на 10-15 мм больше длины шлифуемой поверхности. В отдельных случаях для поддержания точности образующей круга ему сообщают осциллирующие движения до 3-5 мм.

Шлифование с поперечной подачей является наиболее производительным методом, так как в этом случае каждое абразивное зерно рабочей поверхности круга осуществляет срезание свежих слоев металла (т.е. абразивные зерна выполняют большую полезную работу), а обработка заготовки осуществляется при наиболее коротком пути перемещения круга, равном величине припуска на сторону. Основное время для шлифования с поперечной подачей определяется по формуле

t0=an0Sn⋅k,

где 1,2-1,3.

Помимо шлифования цилиндрических и конических поверхностей с прямолинейной образующей методом врезания, обрабатывают и фасонные поверхности при соответствующей правке периферии круга. В отдельных случаях врезное шлифование может осуществляться подачей не в радиальном, а тангенциальном направлении. При такой схеме шлифования сокращается время обработки, повышается жесткость системы (в связи с возможностью размещения шлифовальной бабки внизу). Достоинством такой схемы врезания является также последовательное возрастание, а затем снижение глубины резания при неизменной скорости поперечной подачи.

Разновидностью врезного шлифования является часто применяемое шлифование уступов и шеек валов на специальных станках с подачей круга под углом .

Комбинированное шлифование сочетает преимущества шлифования с поперечной и продольной подачей. Оно применяется при обработке жестких деталей относительно большой длины (см.рис.3.21,г). Для повышения производительности шлифование осуществляется методом врезания по участкам. Затем для исключения уступов между отдельными участками, повышения точности и уменьшения шероховатости, шлифование заканчивают с продольной подачей в несколько проходов. На завершающий этап шлифования оставляют небольшой припуск (0,02-0,5) мм.

Круглое наружное шлифование находит широкое применение преимущественно для окончательной и чистовой обработки деталей в условиях единичного, серийного и массового производства и осуществляется на универсальных и специальных круглошлифовальных станках.

Операции круглого наружного шлифования сравнительно легче поддаются автоматизации. Предпосылкой этому является возможность использования устройств для корректирования процесса и подналадки системы по результатам измерения размеров обрабатываемой заготовки, имеющей достаточно гладкую (с малой шероховатостью) поверхность, позволяющую достаточно точно осуществлять измерения устройствами активного контроля, контактными и бесконтактными датчиками. На рис.3.22 показаны типовые схемы обработки заготовок на круглошлифовальных станках.

Внутреннее шлифование (Шв). Внутреннее шлифование предназначено для обработки сквозных и глухих, гладких и ступенчатых, цилиндрических и конических отверстий и торцов. Схема процесса представлена на рис.3.23. Внутреннее шлифование применяется для обработки заготовок, изготовленных из сырой и закаленной стали, чугуна, цветных металлов и неметаллических материалов. При этом достигается исправление направления оси  отверстия  (при ее уводе на предыдущих операциях), а также перпендикулярность оси отверстия и торца. Обрабатываемая заготовка устанавливается в патроне или приспособлении, расположенном на шпинделе внутришлифовального станка. Обработка цилиндрической части отверстия заготовки осуществляется периферией круга, а торца - торцом круга.

# -

Рис.3.22. Схемы шлифования на универсальных круглошлифовальных станках Рис.3.23. Схема обработки отверстий на внутришлифовальном станке: 1 – деталь; 2 -шлифовальный круг

К основным параметрам процесса внутреннего шлифования относятся: скорость круга, скорость шлифуемого изделия (заготовки), величина продольной подачи и глубина микрорезания, а также характеристика круга и состав смазочно-охлаждающей жидкости. Так как при внутреннем шлифовании диаметр отверстия ограничивает диаметр круга, последний выбирают равным 0,8-0,9 диаметра - для малых отверстий и 0,5-0,8 - для диаметра отверстий 150 мм и более. По этой же причине ограничивают и величину скорости круга. При обычном внутреннем шлифовании она достигает 10-30 м/с, при скоростном – 40-50 м/с. Работа кругами малого диаметра связана с повышенным износом их рабочей поверхности и необходимостью частой правки. Важную роль в этом случае играет разделение цикла на предварительное и чистовое шлифование. В этом случае после предварительного шлифования осуществляется правка круга. Большинство современных внутришлифовальных станков имеют соответствующие устройства.

Величина продольной подачи при предварительном внутреннем шлифовании составляет (0,4-0,8)В, при чистовом - (0,25-0,4)В. Поперечная подача на двойной ход принимается равной 0,005-0,015 мм. Современные внутришлифовальные станки позволяют обрабатывать отверстия диаметром от 5 мм, а в некоторых случаях и до 1 мм. Точность размеров отверстий при внутреннем шлифовании достигает 1-3-го класса, а шероховатость – Ra=2,5-0,32мкм. Вследствие меньшей жесткости технологической системы достижение высоких классов точности в шероховатости при внутреннем шлифовании более затруднительно, чем при наружном. Величина снимаемого припуска определяется теми же факторами, что и при наружном круглом шлифовании. Основное время определяется по формуле

t=an∂x⋅t⋅k, мин,

где , мин;  , м/мин; - продольная подача, мм/об; - скорость продольного хода стола, мм/мин.

Для осуществления процесса широко используются универсальные и специализированные станки. В качестве инструмента применяют круги различного диаметра: плоские, чашечные и специальной формы (например, со сферической периферийной частью для шлифования беговой дорожки наружных колец шариковых подшипников). Для внутреннего шлифования используется более широкий диапазон размеров круга, чем для других видов шлифования (рис.3.24).

Внутреннее шлифование применяется в различных типах производства: единичном, серийном и массовом.

Рис.3.24. Технологические схемы внутреннего шлифования

# Бесцентровое наружное шлифование (Шбц). Бесцентровое наружное шлифование является одним из видов шлифования, при котором базирующей является сама обрабатываемая поверхность (рис.3.25).

К основным параметрам бесцентрового шлифования относятся: скорость круга  и скорость изделия  (последняя определяется скоростью вращения ведущего круга Vв.к.), величина продольной подачи круга , глубина микрорезания . Важное значение для результатов обработки имеет характеристика шлифующего круга. Его скорость, как и при круглом шлифовании, достигает 30-35 м/с, а ведущего круга –            35-60 м/мин. Скорость продольной подачи находится в пределах 400-4000 мм/мин (наиболее часто применяемая 1000-2000 мм/мин). Для сообщения детали вращения и продольной подачи ведущий круг развернут на угол =1-5°. Окружная скорость шлифуемой заготовки определяется по формуле

Vu=Vв.к.cosα(1+ε),

где =0,04-0,07.

Шлифуемая заготовка вращается со скоростью, близкой к скорости вращения ведущего круга.

Величина продольной подачи определяется по формуле

S0=1000⋅Vв.к.⋅sinαη, м/мин,

где  - коэффициент осевого проскальзывания, равный 0,9-0,95.

Глубина микрорезания при бесцентровом шлифовании достигает 0,01-0,4 мм. Величина снимаемого припуска может достигать от 0,05 до 1-2 мм.

Бесцентровым шлифованием возможна обработка наружных цилиндрических поверхностей гладких и ступенчатых, гладких конических, сферических, фасонных (при соответствующей правке рабочей поверхности кругов), точность обработки при этом – 2-3-й класс и выше, а шероховатость Ra=1,25-0,16 мкм. При шлифовании с продольной подачей цилиндрической заготовки диаметром до 30 мм можно достичь за несколько проходов точности обработки 0,001-0,005 мм и шероховатости Ra=0,32-0,08 мкм.

а) б) в)

Рис.3.25. Схемы наружного бесцентрового шлифования: а – общая схема; б – с продольной подачей; в – с поперечной подачей;         1 – шлифовальный круг; 2 – деталь; 3 – ведущий круг; 4 – опора

Различают три разновидности бесцентрового наружного шлифования: сквозное, до упора, врезное. При первых двух методах шлифование осуществляется с продольной подачей. Сквозное шлифование применяется для обработки гладких цилиндрических поверхностей (поршневые и рессорные пальцы, ролики и наружные кольца подшипников качения и др.). Шлифование до упора применяется для обработки ступенчатых валиков, втулок с буртами и т.п. Врезное бесцентровое шлифование осуществляется с поперечной подачей и применяется для обработки гладких и ступенчатых цилиндрических и конических поверхностей, а также фасонных поверхностей вращения с криволинейной образующей.

Для осуществления процесса применяют бесцентрово-шлифо-вальные станки различных моделей.

Выбор характеристики шлифующего круга осуществляется так же, как и при круглом шлифовании. Ведущий круг чаще изготавливается на бакелитовой связке, в ряде случаев его заменяют металлическим         (например, из алюминиевого сплава). Для повышения производительности и качества обрабатываемой поверхности применяют широкие круги (до 800 мм).

Бесцентровое шлифование применяется в условиях массового и реже серийного производства.

По сравнению со шлифованием в центрах бесцентровое шлифование имеет следующие преимущества: меньшее вспомогательное время; меньшая величина припуска; более интенсивная обработка вследствие большей устойчивости обрабатываемой заготовки без снижения при этом точности: более высокая точность и стабильность размеров и формы; бесцентрово-шлифовальные станки хорошо поддаются автоматизации и сравнительно легко встраиваются в автоматические линии.

Недостатками бесцентрового шлифования являются более сложная наладка, ограниченная номенклатура обрабатываемых изделий, невозможность обеспечения концентричности внутренних и наружных поверхностей.

## Бесцентровое внутреннее шлифование (Шбцв). Метод предназначен для обработки отверстий и заготовок диаметром до 200 мм со сквозными и глухими отверстиями, цилиндрическими и коническими. Шлифованию могут также подвергаться заготовки, имеющие на наружной поверхности уступы и буртики.

Схема процесса представлена на рис.3.26. Обрабатываемая заготовка I базируется по наружной цилиндрической поверхности и торцу и опирается на ведущий стальной ролик 2 и опорный стальной ролик 3; нажимной ролик 4 имеет возможность поворачиваться относительно оси, прижимая шлифуемую заготовку в период обработки. Заготовка торцом прижимается к кольцевому упору осевой силой, возникающей вследствие поворота ведущего диска в вертикальной плоскости примерно на полградуса. Вращение передается заготовке от ведущего ролика, а нажимной и опорный ролики свободно вращаются на своих пальцах.

При этой схеме шлифования погрешности формы наружной поверхности (овальность, волнистость и гранность) копируются на внутреннюю поверхность. Поэтому до шлифования отверстия необходимо обеспечить максимальное снижение погрешностей наружной поверхности и перпендикулярность ее торцу.

Рис.3.26. Схема бесцентрового внутреннего

шлифования отверстий

Основные параметры и структура рабочего цикла бесцентрового внутреннего шлифования те же, что и для обычного внутреннего шлифования. Достигаемая точность обработки – 1-2-й класс, а точность на концентричность и параллельность осей внутренней и наружной поверхности - в пределах 0,003 мм. Конусность, овальность и разностенность могут изменяться в пределах 0,002 мм.

Для осуществления процесса изготавливаются специализированные станки. Они легко встраиваются в автоматические линии. За счет сокращения времени на установку, выверку и закрепление шлифуемых заготовок производительность увеличивается на 20-30%.

Наибольшее применение бесцентровое внутреннее шлифование находит в условиях массового и реже серийного производства (например, для шлифования колец подшипников качения).

Плоское шлифование (Шпл). Плоское шлифование - один из видов обработки абразивным инструментом - предназначено для обработки плоских и торцовых поверхностей сплошных и прерывистых, уступов, пазов. Обработка может быть черновой и чистовой. Как и при других видах шлифования, основой процесса является массовое микрорезание – царапание обрабатываемой поверхности абразивными зернами круга (рис.3.27).

Основные параметры плоского шлифования: скорость круга (25-50 м/с), скорость перемещения изделия (2-40 м/мин), глубина микрорезания (для чернового 0,02-0,08 мм и для чистового 0,005-0,01 мм), при однопроходном (глубинном) шлифовании глубина микрорезания может достигать 0,2-0,3 мм.

Рис.3.27. Схемы плоского шлифования торцом и периферией круга

Достигаемая точность обработки составляет 1-3-й класс, шероховатость Ra=2,5-0,08 мкм. Величина снимаемого припуска для различных видов плоского шлифования приведена в табл.3.4.

Среди разновидностей плоского шлифования различают шлифование периферией и торцом круга. Обработка может осуществляться на станках с прямоугольным или круглым столом. Точность при шлифовании периферией круга выше, чем торцом; производительность в последнем случае выше, чем в первом.

Таблица 3.4

Параметры обрабатываемых поверхностей

при различных видах шлифования Rа, мкм

| Вид шлифования | Припуск, мм | Шероховатость R, мкм | Класс точности |
| --- | --- | --- | --- |
| Силовое | 3-5 | 2,0-1,25 | 3а-4 |
| Черновое | 0,5-1 | 2,0-1,25 | 3-4 |
| Чистовое | 0,15-0,3 | 1,25-0,32 | 2-3 |
| Отделочное | 0,05-0,15 | 0,32-0,08 | 1-2 |

На рис.3.27,а представлена схема плоского шлифования торцом круга на станке с круглым столом. Главное движение  сообщается шлифовальному кругу 1. Детали или группе деталей 2, установленных на столе 3 сообщается круговая подача со скоростью вращения стола . Кругу сообщается также осевая подача на глубину врезания . Съем припуска может осуществляться за один или несколько проходов. При однопроходном (глубинном) шлифовании круг устанавливается на снятие всего припуска. При многопроходном шлифовании после каждого оборота стола круг подается на глубину врезания. Скорость вращения стола при съеме небольших припусков и при многопроходном шлифовании достигает 30 м/мин; при съеме больших припусков и однопроходном шлифовании - 6 м/мин. Основное время при рассматриваемой схеме шлифования определяется по формуле

, мин,

где  - число оборотов стола в мин;  - количество одновременно обрабатываемых заготовок (установленных на столе станка);             - коэффициент выхаживания; a - величина снимаемого припуска, мм.

Указанная схема шлифования широко используется для обработки торцов колец, втулок, плоских поверхностей заготовок небольших размеров, весьма удобна для автоматизации и встраивания в автоматические поточные линии. Станки, работающие по этой схеме, могут быть одно- и двухшпиндельными.

На рис.3.27,б представлена схема шлифования торцом круга 1 заготовок 2, установленных на прямоугольном столе 3, совершающем возвратно-поступательное движение со скоростью Vu, равной при черновом шлифовании 4-20 м/мин, а при чистовом - 2-3 м/мин. После каждого двойного хода кругу сообщается подача на врезание на глубину .

Как в предыдущем, так и в рассматриваемом случае диаметр круга несколько превышает поперечный размер шлифуемой поверхности. Для этой схемы основное время шлифования определяется по формуле

t0=Lp.xVu⋅1000⋅at⋅1m⋅k, мин,

где Lp.x - длина хода стола, мм; Lp.x=H+2h; - ширина шлифуемой поверхности, мм;  - боковой сход круга, мм.

Для условий, когда ширина шлифуемой поверхности превышает диаметр круга, в формулу следует ввести величину , характеризующую соотношение ширины шлифуемой поверхности и диаметра круга, т.е.

t0=Lp.xVu⋅1000⋅at⋅k⋅i,

здесь .

При шлифовании на станке с круглым столом 3 (рис.3.27,в) последний осуществляет непрерывную круговую подачу шлифуемого изделия 2 со скоростью Vu, а круг 1 совершает возвратно-поступательное движение вдоль радиуса стола со скоростью Vвп, врезание на глубину  осуществляется перед каждым проходом круга. Радиальная подача  круга назначается в зависимости от его ширины В и составляет при черновом шлифовании (0,3-0,6)В, а при чистовом-(0,2-0,3)В. Глубина резания при черновых проходах составляет 0,01-0,02 мм, при чистовых - 0,005-0,01 мм. Скорость вращения стола 20-30 м/мин. Основное время определяется по формуле

t0=(Н+2h)Sp⋅n∂x⋅at⋅1m⋅k, мин,

где  - число двойных ходов круга в мин.

При шлифовании на станке с прямоугольным столом 3 (рис.3.27,г) последний сообщает изделию 2 возвратно-поступательное движение со скоростью . За каждый двойной ход кругу 1 сообщается поперечная подача на величину  После прохода всей шлифуемой поверхности кругу сообщается вертикальное перемещение на глубину . Основное время определяется по формуле

t0=(Н+2h)Sn⋅n∂x⋅at⋅1m⋅k,

где - число двойных ходов стола в мин.

Одной из разновидностей плоского шлифования является двухстороннее шлифование противоположных поверхностей (рис.3.28). Шлифование осуществляется торцами двух кругов диаметром 800-900 мм. Способ имеет высокую производительность. Оба круга соосны и вращаются в одном направлении. Для осуществления указанного процесса изготавливают станки соответствующей конструкции. В других случаях для шлифования плоских поверхностей широко используют универсальные (с прямоугольным и круглым столом) и специализированные плоскошлифовальные станки. Плоскошлифовальные станки изготавливаются одно-, двух- и многошпиндельные и могут быть использованы для обдирочного, чернового и чистого шлифования. Станки могут быть одно- и двухсторонними, с вертикальным и горизонтальным (а также наклонным) расположением шпинделя. Для закрепления плоских деталей небольших размеров широко используются магнитные столы или магнитные плиты.

Рис.3.28. Схема двухстороннего плоского шлифования

Плоское шлифование широко используется в единичном, серийном и массовом производстве. Для единичного и серийного производства характерно применение универсальных станков с прямоугольным столом. В станкостроении используются специализированные многошпиндельные плоскошлифовальные станки для обработки направляющих станин. В условиях серийного и массового производства наибольшее применение находят станки с круглым столом, а также двухсторонние станки; последние широко используются в подшипниковой промышленности для обработки торцов колец подшипников (рис.3.29).

Рис.3.29. Схема работы двухшпиндельного

плоскошлифовального станка

Фасонное (профильное) шлифование (Шф). Фасонное шлифование - один из способов шлифования - предназначено для обработки фасонных поверхностей. В зависимости от формы и размеров шлифуемой поверхности обработка может осуществляться заправленным (профилированным) кругом (профильное шлифование), по копиру (копирное шлифование), заправленным кругом при наличии соответствующих движений шлифовальной бабки (например, качание по радиусу при обработке сферических поверхностей на сферошлифовальных станках). На рис.3.30 представлены некоторые из схем фасонного шлифования, применяемого для обработки деталей (заготовок).

Основные параметры, характеризующие фасонное шлифование, те же, что и для круглого или внутреннего шлифования. При этом способе шлифования возможна промежуточная и окончательная обработка фасонных поверхностей шаблонов, копиров, рабочих поверхностей (беговых дорожек), колец шариковых подшипников, шаровых опор и пальцев, кулачков и т.п.

Рис.3.30. Шлифование фасонных поверхностей: а – с поперечной подачей; б – профилированием круга по радиусу;       в – беговой дорожки шарикоподшипника; г – на бесцентрошлифовальных станках

Для фасонного шлифования используют специализированные станки профилешлифовалъные, сферошлифовальные, копировально-шлифовальные, а также универсальные круглошлифовальные, бесцентрово-шлифовальные станки с соответствующей правкой круга. Важное значение приобретает точность правки профилирующей части круга, определяющей точность воспроизводимой формы поверхности детали.

Фасонное шлифование наиболее часто встречается в условиях серийного и массового и реже единичного производства.

# Планетарное шлифование (Шпн). Особенностью рассматриваемого вида шлифования является планетарное движение круга (рис.3.31). В процессе обработки заготовка 1 остается неподвижной, а шлифовальный круг 2 вращается вокруг своей оси со скоростью 25-50 м/с (главное движение) и вокруг оси обрабатываемой поверхности со скоростью 40-60 м/мин (движений круговой подачи). Продольная подача и поперечное врезание на глубину  также осуществляется кругом. Врезание на глубину 0,008-0,05 мм осуществляется на двойной ход круга.

Рис.3.31. Схема планетарного шлифования отверстий

Планетарное шлифование применяется преимущественно для обработки крупногабаритных и тяжелых деталей сложной формы, закрепление которых на вращающихся шпинделях затруднено или невозможно. Обрабатывают главным образом цилиндрические отверстия относительно большого диаметра, однако возможна и обработка наружных цилиндрических поверхностей, шлифование которых невозможно на круглошлифовальных станках.

Указанный вид шлифования применяется в тех случаях, когда другие, более производительные, методы шлифования неприемлемы. Существуют станки для планетарного шлифования с горизонтальным и вертикальным расположением шпинделя.

Планетарное шлифование применяют в условиях единичного и серийного производства.

# Ленточное шлифование (Шл). Ленточным называют шлифование, при котором в качестве инструмента применяется абразивная лента (рис.3.32). Обработка осуществляется движущейся с большой скоростью лентой 1, покрытой слоем абразива и натянутой между двумя роликами: приводным 2 и натяжным 3. Помимо указанных роликов в схеме ленточного шлифования присутствуют контактные элементы в виде контактного ролика 5 (одного или двух), контактной подкладной опоры 6, плоской или фасонной в соответствии с формой обрабатываемой поверхности детали 4. Основными параметрами, характеризующими ленточное шлифование, являются скорость ленты Vл, скорость перемещения изделия (продольная подача), глубина микрорезания, удельное давление, характеристика абразивного слоя ленты, температура в зоне резания. При повышении скорости, удельного давления ленты и зернистости абразива съем металла возрастает. В зависимости от характера операции, материала обрабатываемой заготовки перечисленные параметры могут изменяться в следующих пределах: Vл =8-40 м/с; удельное давление от 3105 до 2105 Па, зернистость абразива от М40 для тонкой отделки до 20-80 для чистового и чернового шлифования. На производительность ленточного шлифования оказывает также влияние натяжение ленты между роликами и контактными элементами. Оно зависит от прочности основы и сцепления с ней абразивных зерен. Рекомендуется среднее натяжение ленты 5105 Па. Обработка может производиться как всухую, так и с подачей СОЖ. В качестве последней применяют масляные эмульсии, сульфофрезол, нитрит натрия, содовый раствор, чистую воду др. Применяют также СОЖ с добавлением поверхностно-активных веществ.

Рис.3.32. Схемы обработки абразивными лентами: а - контактная обработка; б – обработка с опорной плитой; в – обработка свободной лентой; г – профильная контактная обработка; д – бесцентровое ленточное шлифование; 1 - лента; 2 – приводной ролик;        3 – натяжной ролик; 4 – деталь; 5 – контактный ролик; 6 – опора