Роль упрочнения при специальных методах упрочняющей технологии аналогична эффекту упрочнения поверхности при механической обработке резанием. Упрочняющими операциями также получают значительное увеличение микротвердости и повышение уровня остаточных напряжений сжатия в поверхностном слое деталей. Так, обработка поверхностей роликом, по данным [41], позволяет увеличивать усталостную прочность стали с 450 до 550 МПа.

По данным исследований [54], сквозной наклеп растягиванием или сжатием повышает усталостную прочность деталей машин до            40-50% в зависимости от вида и режима пластической деформации.

Исследования [50] показали, что поверхностное упрочнение высокопрочного титанового сплава ВT-22 повысило его усталостную долговечность при высоком уровне переменных напряжений (max=0,78sв) в 3,5-4 раза. Срок службы деталей из магниевых сплавов в результате поверхностного упрочнения увеличивается в 4-7 раз. В результате вибрационной упрочняющей обработки может быть достигнуто значительное улучшение качества поверхности, а следовательно, и усталостной прочности деталей. По данным [6], виброупрочнение образцов из стали ШХ15 позволило создать благоприятные сжимающие напряжения до глубины 100 мкм и повысить усталостную прочность на 15-20%. Вибрационное упрочнение алюминиевых сплавов улучшает их шероховатость, повышая при этом долговечность в 3-5 раз и усталостную прочность на 35-40%.

Упрочняющие методы ППД поверхностного слоя сильно влияют на усталостную прочность деталей, работающих в агрессивных средах. Создание сжимающих напряжений способствует закрытию субмикроскопических пор и трещин, имеющихся на поверхности металла, вследствие чего заметно снижается чувствительность деталей к воздействию коррозии.

По данным [41], образование в поверхностном слое деталей сжимающих напряжений путем обкатки роликами повышает предел выносливости стальных образцов при коррозии в водопроводной воде с 110 до 470 МПа, т.е. более чем в 4 раза, причем величина его несколько превосходит усталостную прочность необкатанных.

Рассмотрим влияние поверхностной термической обработки на выносливость различных сталей на воздухе. Усталостная прочность углеродистых сталей может быть повышена для гладких образцов на –          30-40%, а для образцов с концентраторами напряжения в некоторых случаях – на 300% [32]. При поверхностной закалке из-за увеличения объема поверхностного слоя в результате образования мартенсита в поверхностных слоях возникают осевые остаточные напряжения сжатия значительной величины [65]. Образованием этих напряжений и упрочнением поверхностного слоя при мартенситном превращении можно объяснять повышение усталостной прочности стали.

Повышение усталостной и коррозионно-усталостной прочности конструкционных металлов можно достичь с помощью диффузионных покрытий, т.е. путем химической и химико-термической обработки. Поверхностный диффузионный слой имеет ряд преимуществ, из которых основными могут быть высокие сжимающие напряжения, повышение поверхностной твердости, явление залечивания дефектов типа трещин и т.п.

В работе [54] установлено, что цементация, создав значительные остаточные напряжения сжатия, позволила повысить усталостную прочность образцов из нержавеющей стали I8XHВА с 150 до 290 МПа, т.е. на 90-95%. Установлено, что при увеличении толщины цементированного слоя усталостная прочность повышается, причем наиболее интенсивно при небольшой глубине. Для повышения циклической прочности оптимальным режимом цементации является насыщение на глубину до 0,5-0,6 мм [54]. Наряду с цементацией положительное влияние на усталостную прочность деталей оказывают и другие методы химико-термической обработки: азотирование, цианирование, хромирование, алитирование и т.д. [65].

Приведенные результаты и практика применения различных методов и способов обработки поверхностей деталей (обработка резанием, упрочняющая технология ППД, термическое поверхностное упрочнение, химико-термическая обработка и др.) свидетельствуют о возможностях повышения усталостной прочности деталей машин при условии создания в них благоприятно направленных остаточных напряжений соответствующей величины, увеличения прочностных характеристик, формирования оптимального тонкого строения структуры металлов.

2.4. Влияние качества поверхности

на коррозионную стойкость деталей машин

Детали машин, приборов и аппаратов в реальных условиях эксплуатации работают в различных средах (влажный воздух, вода и водные растворы, смазочные масла, кислоты, щелочи и другие среды), при различных температурах и давлениях.

В этих условиях разрушение деталей может происходить без их взаимного контактирования. Долговечность таких деталей определяется их коррозионной стойкостью, т.е. способностью металла сопротивляться действию химических и электрохимических процессов. Кроме того, находясь в таких условиях, ряд деталей может испытывать и действие знакопеременных нагрузок. Долговечность таких деталей определяется коррозионно-усталостной прочностью.

Коррозионное разрушение деталей, как правило, начинается с поверхности. В связи с этим состояние поверхности в значительной степени влияет на ее взаимодействие с внешней средой.

Поверхность металла, имея характерный для данного вида обработки рельеф, несет на себе большое количество дефектов в виде царапин, трещин, надрезов, сдвигов и т.д. Возле этих мест обычно начинается развитие коррозионных процессов и разрушение.

Шероховатость поверхности оказывает большое влияние на коррозионную стойкость деталей машин. С уменьшением шероховатости поверхности коррозионная стойкость повышается.

На грубошероховатой поверхности вещества, вызывающие коррозию, осаждаются во впадинах и углублениях, коррозия распространяется в направлении основания гребешков, в результате чего они под воздействием силы трения отрываются от поверхности, образуя новые впадины и выступы, и таким образом появляются новые очаги коррозии и разрушения.

Физические параметры качества поверхности оказывают также большое влияние на коррозионную стойкость деталей машин, особенно наклеп и остаточные напряжения.

Поверхностный наклеп уменьшает коррозионную стойкость и, наоборот, увеличивает коррозионно-усталостную прочность [25,32]. Как известно, при поверхностном наклепе имеет место неоднородная пластическая деформация, приводящая к возникновению разности потенциалов между неодинаково деформированными зернами металла. Так, ферритные зерна наклепываются значительно сильнее, чем перлитные. При этом  ферритные зерна становятся анодами, а перлитные - катодами. Это значительно увеличивает количество коррозионных микроэлементов и ведет к общему усилению процесса коррозии. Повышение коррозионно-усталостной прочности при наклепе объясняется уплотнением поверхностного слоя и закрытием (завальцовыванием) путей для проникновения активных сред внутрь металла через дефекты поверхности, а также возникновением при наклепе благоприятно действующих остаточных напряжений сжатия. Если при механической обработке в поверхностных слоях появляются растягивающие остаточные напряжения, то при соприкосновении с активной средой возникает коррозионное растрескивание деталей. Механизм этого влияния во многом связывается с адсорбционно-расклиниваюшим эффектом Ребиндера.

2.5. Формирование параметров качества поверхности

при механической обработке детали

Параметры качества поверхности зависят от многих факторов:

-  метода обработки;

- режимов резания;

- геометрических параметров и качества поверхностей режущей части инструмента;

- пластической и упругой деформации обрабатываемого материала;

- жесткости технологической системы и связанных с ней вынужденных колебаний и вибраций при резании;

- смазочно-охлаждающей жидкости;

- метода получения заготовки и т.д.

Таким образом, качество поверхности деталей формируется при непосредственном влиянии всего комплекса технологических операций на всех стадиях ее изготовления. В этом случае уместно говорить о существовании так называемой "технологической наследственности".

Под технологической наследственностью понимают влияние условий обработки и состояния поверхностного слоя на точность и качество поверхности при последующей или окончательной обработке. Технологической наследственностью называют также изменение эксплуатационных свойств деталей под влиянием технологии их изготовления [36].

Технологическая наследственность зависит не только от вида и режимов обработки, применяемых на чистовой операции. Она может проявиться в изменении свойств или потере точности формы готовой детали при ее эксплуатации в результате воздействия тех или иных элементов состояния поверхностного слоя, созданных в поверхностном слое детали при ее черновой обработке.

Например, при шлифовании грубо обточенной и закаленной до 62-63 НRС заготовки из стали ШХ 15 СГ шлифовальный круг создает на участках выступов неровностей поверхности тепловые удары, вызывающие мгновенный нагрев и структурные изменения металла поверхностного слоя. На границах разных структур развиваются значительные остаточные напряжения растяжения, снижающие долговечность деталей, а иногда вызывающие появление шлифовочных трещин.

Проявление технологической наследственности может привести как к улучшению, так и к ухудшению эксплуатационных свойств деталей машин.

Для целесообразного использования явления технологической наследственности необходимо установить непосредственные связи между эксплуатационными характеристиками деталей и режимами обработки при основных методах их изготовления. Установить эти связи с помощью математических зависимостей трудно. Поэтому для использования технологической наследственности в целях повышения долговечности деталей или улучшения других ее эксплуатационных характеристик путем назначения рациональных методов и режимов изготовления деталей необходимо экспериментально устанавливать прямые зависимости между отдельными эксплуатационными характеристиками, режимами и методами обработки.

Решение задачи технологического обеспечения оптимальных параметров качества поверхности имеет большое народнохозяйственное значение. Так, по данным ГПЗ-II, увеличение долговечности подшипников качения, выпускаемых этим заводом, в 1,5 раза дает экономию до 10 тыс. тонн  высококачественной стали. На ремонт тракторов ежегодно в нашей стране расходуется столько запасных частей, что из них можно было  бы собрать 180000 новых тракторов, а из металла, затрачиваемого на ремонт металлорежущего оборудования, можно было бы изготовить 150000 токарных станков.

Наибольшее влияние на качество поверхности оказывают финишные операции. На каждый из параметров качества поверхности влияют многие факторы технологического процесса: режимы обработки, режущий инструмент, характеристика обрабатывающей среды и т.п. Например, увеличение скорости фрезерования сопровождается уменьшением шероховатости, при вибронаклепе с увеличением амплитуды колебаний А отмечается рост глубины наклепа ; с увеличением радиуса при вершине резца r и главного угла в плане  шероховатость Ra  уменьшается; при уменьшении зернистости абразивных инструментов при шлифовании и хонинговании также отмечается снижение шероховатости.

Существенное влияние на изменение шероховатости, глубину и степень наклепа оказывают различные составы смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ) и поверхностно-активных веществ (ПАВ), вид связки шлифовальных кругов. Качество поверхности зависит также от марки материала обрабатываемой детали и его исходного состояния. При обработке в среде свободных тел (вибрационная, струйноабразивная, галтовка) существенное влияние на результаты обработки оказывает материал обрабатывающей среды.

Управляя в процессе изготовления деталей формированием параметров качества поверхности, можно непосредственно влиять на долговечность деталей машин.

2.5.1. Формирование шероховатости поверхности

На шероховатость поверхности, обработанной резанием, оказывает влияние большое число факторов. В частности, высота и форма неровностей, а также характер расположения и направление обработочных рисок зависят от принятого вида и режима обработки; условий охлаждения и смазки инструмента; химического состава и микроструктуры обрабатываемого материала; конструкции, геометрии и стойкости режущего инструмента; типа и состояния используемого оборудования, приспособлений.

Различные факторы, влияющие на шероховатость обработанной поверхности, можно объединить в три основные группы:

- факторы, связанные с геометрией процесса резания;

- пластическая и упругая деформация обрабатываемого материала;

- вибрации режущего инструмента относительно обрабатываемой поверхности.

Процесс возникновения неровностей вследствие геометрических причин принято трактовать как копирование на обрабатываемой поверхности траектории движения и формы режущих лезвий. С геометрической точки зрения величина, форма и взаимное расположение неровностей (направление обработочных рисок) определяются формой и состоянием режущих лезвий и теми элементами режима резания,  которые влияют на изменение траектории движения режущих лезвий относительно обрабатываемой поверхности.

В различных условиях обработки пластические и упругие деформации обрабатываемого материала и вибрация искажают геометрически правильную форму неровностей, нарушают их закономерное распределение на поверхности и в значительной степени увеличивают их высоту. В ряде случаев пластические деформации и вибрации вызывают появление продольной шероховатости, достигающей значительных размеров, и увеличение поперечной шероховатости.

Преобладающее влияние на формирование шероховатости поверхности оказывает (как правило) одна из трех указанных групп причин, которая и определяет характер и величину шероховатости. Однако в отдельных случаях шероховатость   возникает в результате одновременного и почти равнозначного воздействия всех указанных причин и вследствие этого не имеет четко выраженных закономерностей.

2.5.2. Деформационное упрочнение (наклеп)

При обработке заготовок резанием под действием прилагаемых сил в металле поверхностного слоя происходит пластическая деформация, сопровождающаяся его деформационным упрочнением (наклепом). Интенсивность и глубина распространения наклепа возрастает с увеличением сил и продолжительности их воздействия и с повышением степени пластической деформации металла поверхностного слоя.

Одновременно с упрочнением (под влиянием нагрева зоны резания) в металле поверхностного слоя протекает отдых (разупрочнение, возврат), возвращающий металл в его первоначальное ненаклепанное состояние.

Конечное состояние металла поверхностного слоя определяется соотношением скоростей протекания процессов упрочнения и разупрочнения, зависящим от преобладания действий в зоне резания силового или теплового фактора.

Степень и глубина распространения наклепа изменяются в зависимости от вида и режима механической обработки и геометрии режущего инструмента. Изменение режима резания, вызывающее увеличение сил резания и степени пластической деформации, ведет к повышению степени наклепа. Рост продолжительности воздействия сил резания на металл поверхностного слоя приводит к увеличению глубины распространения наклепа.

Изменение режимов обработки, приводящее к возрастанию количества теплоты в зоне резания и продолжительности теплового воздействия инструмента на металл зоны резания, усиливает интенсивность отдыха, снимающего наклеп поверхностного слоя. С этих общих позиций может быть оценено влияние режимов резания на наклеп поверхностного слоя. Однако на практике все усложняется влиянием сил трения, изменением условий отвода теплоты из зоны резания, структурными изменениями металла и некоторыми другими явлениями, трудно поддающимися предварительному учету и искажающими ожидаемые закономерности возникновения наклепа.

2.5.3. Остаточные напряжения поверхностного слоя

Возникновение остаточных напряжений в поверхностном слое при механической обработке объясняется следующими причинами:

1. Под воздействием режущего инструмента на поверхность обрабатываемого материала в его поверхностном слое протекает пластическая деформация, сопровождающаяся упрочнением и изменением некоторых физических свойств металла. Пластическая деформация металла вызывает уменьшение его плотности, а следовательно, обуславливает рост удельного объема, достигающий 0,3-0,8% удельного объема до пластической деформации. Увеличение объема металла распространяется только на глубину проникновения пластической деформации и не затрагивает слоев металла, лежащих ниже. Увеличению объема пластически деформированного металла поверхностного слоя препятствуют связанные с ним недеформированные нижележащие слои. В результате этого в наружном слое возникают сжимающие, а в нижележащих слоях - растягивающие остаточные напряжения.

2. Режущий инструмент, снимающий с обрабатываемой поверхности элементарную стружку, деформирует (вытягивает) кристаллические зерна металла подрезцового слоя, которые при этом претерпевают упругую и пластические деформации растяжения в направлении резания. Трение задней поверхности режущего инструмента об обрабатываемую поверхность (в свою очередь)  способствует растяжению кристаллических зерен металла поверхностного слоя. После удаления режущего инструмента пластически растянутые верхние слои металла, связанные как единое целое с нижележащими слоями металла, приобретают остаточные напряжения сжатия, ориентированные по направлению резания. Соответственно этому в нижележащих слоях развиваются уравновешивающие их остаточные напряжения растяжения.

3. При отделении от обрабатываемой поверхности сливной стружки после пластического вытягивания кристаллических зерен металла поверхностного слоя в направлении резания происходит их дополнительное вытягивание под влиянием связанной с обрабатываемой поверхностью стружки по направлению схода сливной стружки, т.е. вверх. В этом случае может произойти полное переформирование кристаллических зерен поверхностного слоя (вытягивание в вертикальном и сжатие в горизонтальном направлениях). Это приводит к появлению в направлениях скорости резания и подачи остаточных напряжений растяжения.

4. Выделяющаяся в зоне резания теплота мгновенно нагревает тонкие поверхностные слои металла до высоких температур, что вызывает увеличение его удельного объема. Однако в разогретом слое не возникают внутренние напряжения в связи с тем, что модуль упругости металла снижается до минимума, а пластичность возрастает.

После прекращения воздействия режущего инструмента происходит быстрое охлаждение металла поверхностного слоя, сопровождающееся сжатием. Этому препятствуют нижележащие слои металла, оставшиеся холодными. В результате во внешних слоях металла развиваются остаточные напряжения растяжения, а в нижележащих слоях - уравновешивающие их напряжения сжатия.

5. При обработке металлов, склонных к фазовым превращениям, нагрев зоны резания вызывает структурные превращения, связанные с объемными изменениями металла. В этом случае в слоях металла со структурой, имеющей больший удельный объем, развиваются напряжения сжатия, а в слоях со структурой меньшего удельного объема - остаточные напряжения растяжения. Например, если сталь с мартенситной структурой шлифовать засаленным кругом при недостаточном охлаждении или неправильном режиме, то происходит прижог, приводящий к образованию на отдельных участках структур тростита или сорбита, имеющих меньший удельный объем, чем структура мартенсита. В этих отожженных слоях развиваются остаточные напряжения растяжения, а в смежных с ними слоях - уравновешивающие их напряжения сжатия.

Различные методы обработки по-разному влияют на качество поверхности (табл. 2.1).

Таблица 2.1

Влияние методов обработки на качество поверхности деталей

| Метод обработки | Шероховатость поверхности Ra, мкм | Наклеп |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Степень К, % | Глубина , мкм |
| Чистовое точение, фрезерование | 2.5-110 | 120-200 | 30-200 |
| Протягивание, развертывание | 0.63-1.25 | 150-200 | 20-75 |
| Шлифование | 0.63-2.5 | 125-250 | 20-75 |
| Хонингование | 0.04-0.63 | 125-150 | 2.5-25 |
| Суперфиниш, притирка | 0.01-0.16 | 100-120 | 0.5-10 |
| Обработка ППД. (Обкатывание, раскатывание, выглаживание и т.п.) | 0.16-1.25 | 150-250 | 100-1000 и более |
| Обработка в среде свободного абразива (вибрационная, струйно-абразивная) | 0.04-5 | 100-250 | 50-300 и более |

Проведенные исследования и произведенный опыт показывают, что механические свойства обрабатываемого материала и характер его структуры оказывают существенное влияние на шероховатость, микротвердость, остаточные напряжения поверхностного слоя. Так, величина шероховатости обработанной поверхности уменьшается при переходе от структуры ферритно-перлитной к троститу и троститомартенситу. Объяснение этого состоит в следующем: феррит, являясь мягкой и вязкой легкодеформируемой  составляющей структуры стали, при обработке резанием имеет склонность к образованию шероховатой поверхности. Неблагоприятным для получения поверхности с минимальной шероховатостью являются структуры материалов с неоднородной величиной зерен, в частности, структура так называемого "глобулярного перлита", состоящая из круглых зерен цементита, рассеянных по основной массе феррита. Значительно меньшая шероховатость образуется при обработке нормализованных сталей, имеющих однородную и мелкозернистую структуру.

Следовательно, для уменьшения шероховатости при механической обработке необходима предварительная нормализация. Снижение вязкости обрабатываемого материала за счет наклепа поверхностного слоя также способствует уменьшению шероховатости. На практике это явление наблюдается при развертывании отверстий после зенкерования, создающего значительный наклеп. Если припуск, снимаемый при развертывании, меньше глубины наклепанного ранее слоя, то в результате развертывания достигается меньшая шероховатость. Изменение химического состава обрабатываемого материала, отражавшееся на его вязкости, также влияет на величину образующейся шероховатости деталей из сталей, цветных металлов и сплавов.

При обработке металлов резанием смазочно-охлаждающая жидкость обеспечивает отвод тепла из зоны резания, способствуя уменьшению нароста и снижению шероховатости, смазывает трущиеся поверхности и уменьшает коэффициент трения, оказывает расклинивающее действие, понижает внутреннее трение пластически деформируемого металла и облегчает процесс разрушения и отделения стружки.

Наиболее эффективно улучшение качества обработанной поверхности при применении активных смазочно-охлаждающих жидкостей, содержащих в своем составе минеральные масла, активизированные сернистыми соединениями, мыльные растворы, щелочные соли и т.п. При осуществлении доводочных и отделочных процессов (притирка, суперфиниш, полирование) эффективное влияние оказывают олеиновая и стеариновая кислоты.

На уменьшение шероховатости поверхности в процессе шлифования оказывают, влияние (по убывающей степени) следующие технологические факторы: выхаживание, алмазная правка круга, скоростное шлифование, уменьшение зернистости круга, оптимизация подач и скорости вращения детали, материал связки круга, химический состав и степень очищенности от механических загрязнений СОЖ.

Наиболее существенным фактором, по данным П.И. Ящерицына, резко уменьшающим шероховатость, является  выхаживание. Оно осуществляется за несколько продольных ходов стола (круга) при уменьшенной или нулевой поперечной подаче. При выхаживании интенсивность съема металла убывает, и упругая технологическая система возвращается в первоначальное положение, что и предопределяет уменьшение шероховатости. Эффект выхаживания наиболее заметен при шлифовании грубой исходной поверхности. Поэтому целесообразно основную часть припуска удалять при более напряженных режимах, учитывая последующее выхаживание.

Любая правка шлифовального круга, а алмазная в особенности, повышает его работоспособность за счет увеличения количества режущих зерен и более упорядоченного их расположения. Режущий контур становится более плотным и ровным. При этом количество режущих кромок увеличивается за счет образования на абразивных зернах дополнительных кромок. При увеличении скорости шлифования peжущий контур абразивного круга также становится как бы более плотным и ровным.

Среди других - факторы, уменьшающие толщину снимаемой стружки, способствуют уменьшению шероховатости.

Материал связки шлифовального круга наиболее существенно влияет на снижение шероховатости при чистовом и отделочном шлифовании. Отмечено, что более упругие и податливые связки (бакелитовая, вулканитовая) способствуют выравниванию глубины следов обработки (царапин), наносимых абразивными зернами. Упругое основание, на котором находятся абразивные зерна, нивелирует глубину врезания.

2.5.4. Пути улучшения качества поверхностного слоя

деталей машин

1. Показатели качества поверхности могут быть улучшены путем применения как обычных методов, осуществляемых на оптимальных режимах, так и отделочно-упрочняющих методов обработки.

2. На финишных операциях механической обработки окончательно формируется поверхностный слой деталей машин. Однако на результат этого формирования оказывают влияние предшествующие операции, включая заготовительные (явление технологической наследственности). Следовательно, припуски на обработку, а также последовательность выполнения операций устанавливают с учетом технологической наследственности так, чтобы сохранить у детали положительные качества (наклеп поверхностного слоя, высокую поверхностную твердость, остаточные напряжения сжатия и др.) или, наоборот, устранить отрицательные качества (дефектный слой, различные виды отклонения формы и расположения поверхностей и др.).

3. Управляя финишной операцией, можно получить поверхностный слой, отвечающий требованиям, заданным чертежом и техническими условиями.

4. Заданные требования могут быть достигнуты также применением специальных отделочно-упрочняющих методов обработки деталей машин (методов поверхностно-пластической деформации - ППД). В процессе обработки происходит наклеп, обеспечивается повышение твердости поверхностного слоя, формируются остаточные напряжения сжатия. К этим методам относятся: дорнование, раскатывание, обкатывание, дробеструйная обработка, вибрационное упрочнение в среде стальных тел и др.

5. В настоящее время для придания поверхностному слою деталей необходимого качества поверхности используются такие методы упрочнения, как химико-термические, поверхностное легирование, термические, покрытие поверхностей твердыми сплавами и металлами, металлизация поверхности и др.

2.6. Методы и средства оценки качества поверхности

2.6.1. Измерение шероховатости поверхности

2.6.1.1. Количественные методы оценки шероховатости

Оптические   приборы. Из оптических приборов большое применение нашли двойной микроскоп и микроинтерферометр академика Линника.

Микроскоп двойной типа МИС-11 основан на методе  "светового сечения". Этот метод впервые был предложен в СССР академиком Линником, им же была разработана и первоначальная конструкция микроскопа. С его помощью можно производить замеры шероховатости поверхностей плоских и цилиндрических с Rz=80-160 мкм.

Интерференционный микроскоп МИИ-5 является специальным прибором, в поле зрения которого одновременно видны исследуемая поверхность и интерференционные полосы. В местах выступов или впадин на исследуемой поверхности интерференционные полосы искривляются.

Величина искривления полос характеризует неровность поверхности и измеряется винтовым окулярным    микрометром. Микроскоп предназначен для измерения шероховатости поверхности с Rz=0,16-0,025 мкм.

Действие интерференционного микроскопа основано на явлении интерференции света, в нем имеется наклонная плоскопараллельная пластинка, покрытая светоделительным слоем. На поверхности пластинки, где нанесен светоделительный слой, происходит разделение пучка лучей на два: одна половина пучка отражается светоделительным слоем и образует первую ветвь интерферометра, вторая половина пучка, пройдя сквозь пластинку, образует вторую ветвь. В результате сложения (интерференции) двух пучков в фокальной плоскости окуляра зрительной трубы наблюдаются интерференционные полосы. Зная длину волны света, определяют величину неровности в микронах. Прибор МИИ-5 является упрошенной моделью интерференционного микроскопа МИИ-1, в отличие от которого у него нет фотокамеры, он предназначен только для визуальных измерений.

Щуповые приборы: профилометры и профилографы. Принцип действия профилометра основан на измерении микронеровностей поверхности путем ощупывания ее алмазной иглой. При перемещении но поверхности обработанной детали игла вследствие неровностей поверхности колеблется вдоль своей оси, причем частота и амплитуда ее колебаний соответствуют шагу и высоте неровностей. Прибор имеет электрическое устройство со специальными датчиками, с помощью которого автоматически определяется величина среднеарифметического отклонения точек профиля Rа по ГОСТ 2789-73. Пределы измерения 0,03-12 мкм.

В цеховых и лабораторных условиях используются профилометры моделей КВ-7, ПЧ-2, 253, 240 [21].

Профилографы также основаны на принципе ощупывания поверхности алмазной иглой. Игла огибает профиль поверхности, перемещаясь на опорной колодке вдоль него вместе с электромеханическим преобразователем, заключенным в ощупывающей головке. Механические колебания иглой в преобразователе преобразуются в электрические колебания различными методами: индуктивным, индукционным, электронным, пьезоэлектрическим и т.п. Полученные за счет колебаний иглы изменения напряжения усиливаются и подаются на вход записывающего прибора (обычно самопишущий магнитоэлектрический миллиамперметр) для записи профилограммы на бумажной ленте либо на вход показывающего прибора. Запись производится с различным увеличением, по вертикали и горизонтали.

Наиболее распространены приборы моделей 201, 26, 252, "Калибр ВЭИ"  [21].

Модель 252 с цифровым отсчетом предназначена для измерения параметров шероховатости Ra, , расстояния от передней линии до линии выступов и впадин Rp и . Запись профилограмм производится электротермическим способом на профилограммной графитизированной ленте шириной 50 мм в прямоугольных координатах.

Для проведения научных исследований используется расчет параметров шероховатости при помощи ЭВМ. При этом данные с профилограммы могут заноситься в память ЭВМ вручную либо непосредственно с профилометра с использованием цифрового вольтметра и аналого-цифрового преобразователя. Для описания и анализа профиля шероховатости используются теоретико-вероятностные методы. В память ЭВМ вводятся сведения о вертикальном и горизонтальном увеличении профилограммы, а также ординаты точек профилограммы с определенным шагом (например, 1 мм).

2.6.1.2. Качественные методы оценки шероховатости

Шероховатость поверхности методом сравнения их с эталоном часто оценивают в производственных условиях. Эталоны изготавливаются из различных материалов с шероховатостью обработанной поверхности, соответствующей различным классам. Наборы эталонов изготавливаются также для разных видов механической обработки.

Оценку шероховатости по сравнению с эталоном следует производить с помощью лупы. Более точно эту оценку можно осуществить, используя микроскоп сравнения. Микроскоп сравнения позволяет просматривать одновременно обе поверхности - эталона и проверяемой детали.

2.6.2. Измерение микротвердости

Микротвердость, глубину и степень наклепа определяют по методу Хрущева-Берковича по ГОСТ 9450-76 путем вдавливания в испытываемую поверхность алмазной четырехгранной пирамиды с углом при вершине 136° под нагрузкой от 0,0196 до I,96 H [17].

Метод определения микротвердости широко используют для определения твердости очень тонких слоев (азотированного, цианированного), изделий небольших размеров, отдельных структурных составляющих сплавов и т.д.

Поверхность образца для определения микротвердости проходит специальную подготовку: делается микрошлиф и затем протравливается для выявлений микроструктуры. Желательно делать косые срезы с целью получения большего числа точек, а значит, и более точного определения глубины наклепа.

Для измерения микротвердости применяются приборы ПМТ-3, ПМТ-5. Прибор имеет рычажное устройство для нагружения алмазной пирамиды, два сменных объектива и окуляр-микрометр для измерения диагонали отпечатков.

Число микротвердости определяют по формуле

,

где   P - нагрузка, Н; d - диагональ отпечатка, мкм.

Практически микротвердость определяют по величине диагонали отпечатка, пользуясь специальными таблицами.

Минимальная толщина испытуемого образца или слоя должна быть больше диагонали отпечатка для стальных изделий в 1,2 раза, а для изделий из цветных металлов в – 1,5 раза.

Метод Виккерса также основан на вдавливании алмазной четырехгранной пирамиды с углом при вершине 136° под нагрузкой 98-1156 H (ГОСТ 2999-75). Применяется главным образом для испытания металлов высокой твердости.

2.6.3. Определение остаточных напряжений

Основными методами определения остаточных напряжений являются механические и рентгеновские. Весьма перспективными для промышленного применения являются электрофизические методы, при которых остаточные напряжения определяются по изменению электромагнитных свойств поверхностного слоя.

Механические методы определения остаточных напряжений получили наибольшее распространение не только из-за своей простоты, но и вследствие того, что в них используются такие же представления о напряжениях и деформациях механики твердого тела, как и при расчетах деталей на прочность, жесткость и устойчивость.

Механические методы основаны на предположении, что при разрезке или удалении части детали с остаточными напряжениями у оставшейся части детали на вновь образовавшихся поверхностях имеют место эквивалентные напряжения, обратные по знаку удаленным. Эти обратные напряжения вызывают деформацию детали. Измерив возникшие деформации, можно вычислить остаточные напряжения.

Рассмотрим механический метод для определения остаточных напряжений I рода в поверхностном слое сплошного цилиндрического стержня. Этот метод основан на измерении деформации, возникающей при постепенном стравливании металла по его полуцилиндрической поверхности (метод Н.Н.Давиденкова). Перед травлением образцы обезжиривают ацетоном и покрывают химически стойким лаком таким образом, чтобы осталась непокрытой цилиндрическая поверхность, с которой стравливается поверхностный слой.

Одностороннее травление стержня нарушает равновесное состояние металла и вызывает его деформацию. При этом допускается, что осевые остаточные напряжения постоянны по длине стержня и симметричны относительно его оси. Травление, производится на специальном приборе. Образец помещается в ванну с электролитом. К образцу-аноду и катоду (цинковая пластина) подводится постоянный ток. При прохождении постоянного тока от анода через электролит к катоду происходит электролитическое травление поверхностного слоя образца. В качестве регистрирующего прибора используются индикаторы часового типа. В процессе травления через определенные промежутки времени производится запись показаний индикатора - прогиб образца f. Прогиб считается положительным, если он направлен в сторону снятого слоя, и отрицательным, если он направлен в обратную сторону.

После окончания травления с образца снимается лак, поверхность протирается ацетоном. Образец взвешивается, и определяется величина снятого слоя по формуле

где R - радиус образца до травления; m2 - масса образца до травления; m1 - масса образца после травления.

Зная величину снятого слоя и время травления, можно определить скорость травления.

По известным значениям скорости травления и деформации образца подсчитываются остаточные напряжения в поверхностном слое цилиндрического стержня по формуле Биргера

,

где  E  - модуль упругости; d - диаметр стержня;  l - длина стержня;             f - прогиб стержня при стравливании слоя величиной а, а - величина стравливаемого слоя.

Микронапряжения (напряжения второго рода) исследуются рентгеновским методом. Рентгеновский метод определения остаточных напряжений позволяет  непосредственно измерять деформации кристаллической решетки при воздействии напряжений. Основное преимущество рентгеновского метода состоит в том, что остаточные напряжения определяются без разрушения детали. Метод может быть использован не только для исследования, но и для контроля технологического процесса. Рентгеновский метод не лишен недостатков: напряжения определяются только в поверхностном слое, точность определения сравнительно невысока. Однако возможность определения остаточных напряжений без нарушения работоспособности детали делает рентгеновский метод чрезвычайно перспективным. Этот метод основан на определении расстояния между кристаллографическими плоскостями с помощью измерения угла отражения луча. При таком рассеянии и происходит интерференция лучей, в результате которой только в определенных направлениях интенсивность лучей увеличивается, тогда как в других направлениях ослабляется.

Одна из схем определения остаточных напряжений: монохроматический рентгеновский луч направляют узким пучком на исследуемую поверхность металла, отраженные лучи фиксируются на рентгеновской пленке в виде кольцевого затемненного следа. Этот метод не является единственным.

Существует схема измерения угла отражения с помощью счетчика излучения. Рентгеновский луч отражается от поверхности металла, камера счетчика совершает периодическое колебательное движение, фиксируя интенсивность излучения для данного угла. Эта схема получает в последнее время все большее практическое применение. Используется прибор ионизационный дифрактометр УРС-50 ИМ.

2.6.4. Определение структуры поверхностного слоя

Металлографический метод исследований позволяет изучать внутреннее строение сплавов при помощи макро- и микроскопических анализов.

Макроскопический анализ - исследование металлов невооруженным глазом или при помощи лупы при небольших увеличениях (до 30 раз) – применяется для выявления пористости, раковин, трещин и т.д.

Микроскопический анализ - исследование металлов при небольших увеличениях (до 2000 раз) при помощи металлографических микроскопов – применяется для определения химического состава некоторых составляющих, выявления микротрещин и изменений внутреннего строения сплава, происходящих под влиянием различных режимов обработки.

Для определения микроструктуры металлов изготовляют микрошлифы и протравливают поверхность.

Применяют металлографические микроскопы, которые позволяют рассматривать при увеличении непрозрачные тела в отраженном свете. По устройству различают микроскопы вертикальные и горизонтальные. Промышленностью выпускаются вертикальные металлографические микроскопы типа МИМ-6, МИМ-7 и горизонтальные МИМ-3,        МИМ-8.