По расположению заготовок возможна штамповка в торец (продольная) и поперек оси заготовок (поперечная). Для фасонирования заготовок на молотах при многоручьевой штамповке применяют различные подготовительные ручьи.

Штамповка на фрикционных прессах. Фрикционные прессы по современной классификации оборудования относятся к группе молотов, у которых деформация осуществляется за счет энергии падающих масс. Однако в технологическом отношении они ближе к прессам. Конец хода у них не фиксируется, что позволяет осуществлять в каждом ручье штамповку за несколько ходов. Из-за конструктивных особенностей фрикционные прессы непригодны для штамповки с большим эксцентриситетом прилагаемых сил, поэтому они в основном применяются для одноручьевой штамповки, а также для гибки, правки и других операций.

Свободный ход фрикционных прессов так же, как и у молотов, позволяет деформировать металл в каждом ручье штампов за несколько ударов. С другой стороны, фрикционные прессы не могут развить ту же энергию, что и молоты с одинаковой массой падающих частей, так как скорость удара фрикционных прессов примерно в 2 раза меньше, чем молотов (3-4 м/с вместо 5-7 м/с), а энергия удара, как известно, пропорциональна квадрату скорости. Наличие большого рабочего хода у этих прессов позволяет штамповать поковки относительно большой высоты. Наибольшее распространение нашла продольная штамповка в открытых штампах, но применяется поперечная штамповка, штамповка в закрытых, в том числе разъемных, штампах, а также в штампах для выдавливания и т.п.

Штамповка на кривошипных прессах. Деформация металла на кривошипных прессах характеризуется жестким характером кривой изменения пути ползуна во времени (рис.19). В каждом ручье для данного размера заготовок возможна лишь определенная степень деформации, осуществляемая за один рабочий ход пресса.

Кривошипные прессы к началу деформации металла имеют скорости инструмента в пределах 0,5-0,6 м/с (молоты двойного действия к моменту удара имеют скорость бойка 6-7,5м/с). Кривошипные горячештамповочные прессы являются рациональным оборудованием для объемной штамповки при крупносерийном производстве средних по массе поковок (от десятых долей до нескольких сот килограмм). На прессах можно штамповать детали массой до 200 кг типа плоских поковок (штампуемых в торец), шестерен, крестовин с круглой ступицей, круглых и квадратных фланцев со ступицами, ступенчатых валов, валов-шестерен, поворотных кулаков, рычагов, шатунов, коленчатых валов и т.д. На кривошипных прессах применяются открытые и закрытые штампы.

Рис.19. Схема работы кривошипного пресса

Продольная и поперечная штамповка осуществляется при использовании различных подготовительных ручьев. При использовании КГШП не применяют сложного фасонирования, а применяют с этой целью специализированные методы подготовки заготовок. В частности, при поперечной штамповке широко используют прокатку периодического профиля или подготовку фасонных заготовок на ковочных вальцах.

По сравнению с молотами штамповка на КГШП обеспечивает большую точность размеров поковок (за счет постоянства хода кривошипного пресса), увеличение коэффициента использования металла за счет уменьшения припусков, напусков, допусков и штамповочных уклонов (возможность применения выталкивателей в штампах кривошипных прессов позволяет применять небольшие штамповочные уклоны).

Штамповка на горизонтально-ковочных машинах (ГКМ). Штамповку на ГКМ осуществляют в открытых и закрытых штампах. Типичным процессом для штамповки на ГКМ является многоручьевая высадка в закрытых штампах. Основным отличием штампов ГКМ является наличие двух взаимно перпендикулярных разъемов (рис. 20). Штамповка обычно осуществляется в нескольких ручьях штампа, расположенных вертикально по высоте блоков. Наличие разъема у матриц позволяет не применять штамповочные уклоны в тех случаях, когда глухая полость ручья попадает в разъем. Точность высаженных поковок более высокая, чем, например, точность поковок при штамповке не молотах. Эта разновидность штамповки может быть применена преимущественно для поковок, штампуемых в торец. На ГКМ изготавливаются следующие поковки: конические шестерни с валом; цилиндрические шестерни с валом; кольца; втулки; шестерни с фланцем; двухвенцовые шестерни; втулки с квадратным фланцем                и т.д. Чем сложнее конфигурация поковки, тем за большее число операций происходит ее формовка. Операции формовки осуществляются в матрице, в пуансоне или частично в матрице и пуансоне. Формовка в разъемной матрице позволяет осуществлять штамповку без уклонов. Но получаемая при этом точность меньше, чем при штамповке в пуансоне. В отдельных случаях формовка сопровождается только высадкой металла, высадкой и прошивкой с образованием глухой полости и высадкой с выдавливанием.

Рис.20. Схема штамповки на горизонтально-ковочных машинах:

а – принцип работы ГКМ; б, в, г – примеры технологических операций,

выполняемых на ГКМ

Горизонтально-ковочные машины удобны для обработки труб, особенно при большой их длине, когда высадка на этих машинах является единственно возможным способом получения фланцев и утолщений на конце труб.

Штамповка на гидравлических прессах. Гидравлические прессы наиболее удобны в эксплуатации для выдавливания. Выдавливанием можно получать поковки с одним или несколькими отростками, сплошные или полые, а также с боковыми отростками; в этом случае необходимы штампы с двумя плоскостями разъема. Выдавливание применяется и для фасонирования заготовок, используемых при последующей штамповке.

Штамповка на оборудовании узкого назначения. Кроме перечисленного оборудования, для получения поковок в специализированных производствах используют ротационную ковку, электровысадку, калибровку поковок, гибку на бульдозерах, изготовление поковок высокоскоростной штамповкой, штамповку металла в период кристаллизации (штамповка жидкого металла), штамповку под высоким гидростатическим давлением и др.

3.5. Технологические требования к конструкции

штампованных заготовок

Одной из главных задач конструктора является выбор положения поковки в штампе. При этом необходимо предусматривать возможность свободного удаления готовой поковки из полостей штампа в направлении, перпендикулярном плоскости разъема. Положение поковки в штампе определяет линию разъема, т.е. линию пересечения плоскости (поверхности) разъема с телом поковки.

Разъем штампов следует осуществлять в плоскости двух наибольших габаритных размеров детали. Полости штампов получатся неглубокими, облегчается их заполнение, но увеличиваются периметр и объем облоя, а также площадь зеркала штампа, занятая ручьями. Желательно, разъем штампов проводить по плоской, а не по ломаной или криволинейной поверхностям, при этом целесообразно применять торцевую штамповку, так как тогда удается отформовать полость для отверстия с небольшим отходом в виде перемычки. При выборе плоскости разъема необходимо учитывать особые требования механической обработки. Например (см. рис. 16), базовые поверхности для удобства механической обработку не должны быть искажены штамповочными уклонами. Это требование заставило провести плоскость разъема не через наибольший размер, а через наименьший. Существуют и другие требования.

Отступление от технологических требований, предъявляемых к конструкции штампованных деталей, приведет к увеличению себестоимости заготовок из-за повышения процента брака и затрат на материалы и механическую обработку.

При разработке чертежа поковки пользуются ГОСТ 7505-89, данные которого распространяются на штампуемые детали массой до 400 кг, изготовляемые горячей объемной штамповкой из черных металлов на различных видах штамповочного оборудования.

Практика использования горячей объемной штамповки показала, что конструктивные элементы поковок из цветных сплавов отличаются от таких же элементов стальных поковок. Припуски и допускаемые отклонения размеров на поковки из цветных сплавов рекомендуется назначать по ОСТ или ведомственным нормалям, например по ОСТ-3-4026-78.

Штампованные поковки из алюминиевых и магниевых сплавов, подвергаемые очистке поверхности травлением, должны изготовлять с той же точностью, что и поковки, не подвергающиеся механической обработке.

На поковки из титановых сплавов, поверхности которых не подлежат механической обработке, а поверхностный слой металла удаляется травлением, устанавливают дополнительный припуск                     0,5 мм. Если же поверхности штампованных поковок подлежат механической обработке, то дополнительный припуск на травление не назначается.

Разработка чертежа поковки. Чертеж поковки разрабатывают по чертежу готовой детали при этом руководствуются следующими основными положениями:

- волокна металла в поковке должны быть расположены так, чтобы улучшались прочностные свойства ее отдельных                          элементов;

- припуски на механическую обработку должны назначаться на те элементы, шероховатость поверхности и точность размеров которых не могут быть получены обработкой давлением;

3) на чертеже поковки должна быть установлена база для первой операции механической обработки;

4) при установлении линии разъема штампа следует учитывать, что ручей в верхнем штампе заполняется при выдавливании легче, чем ручей в нижнем штампе;

5) на чертеже поковки должны быть указаны штамповочные уклоны, радиусы закруглений и наметки под отверстия по соответствующим нормалям;

6) определение припусков, допусков, штамповочных уклонов, радиусов переходов и закруглений, а также конструирование ребер и бобышек, наметок и пленок под прошивку следует производить по нормалям и ГОСТ 7505-89;

7) на чертеж поковки должны быть нанесены основные технические условия.

Чертеж поковки (рис. 21) выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ 3.1126–88, как правило, на карте эскизов, преимущественно в масштабе 1:1. Допускается выполнять чертеж поковки на копии чертежа детали.

Рис.21. Поковка, полученная горячей объемной штамповкой

Поверхность разъема штампа изображают тонкой штрихпунктирной линией со знаками х— —х на концах. Контур детали на чертеже поковки наносят тонкой штрихпунктирной линией с двумя точками, при этом изображение детали можно упростить. Место отбора образцов для испытаний (проб) указывают тонкой сплошной линией.

На чертеже поковки указывают исходные базы для механической обработки. В качестве таких баз рекомендуется выбирать участки поковки с наибольшим диаметром или поверхности, удобные для захвата и фиксации. Размеры на чертеже поковки указывают от исходных баз с учетом удобства проверки величин припусков и размеров поковки, а также простоты разметки поковки при контроле. Рекомендуется избегать простановки размеров от линии разъема, если она не совпадает с осью детали. Размерные линии для нанесения размеров поверхностей с уклонами проводят от вершин уклонов.

В соответствии с ГОСТ 8479–70 на поковки из конструкционной углеродистой и легированной сталей на чертеже поковки должны быть изложены технические требования. В технических требованиях указывают: группу по видам испытаний (ГОСТ 8479–70); класс точности поковки, группа стали, степень сложности; исходный индекс (ГОСТ 7505–89); вид термообработки; неуказанные предельные отклонения размеров, радиусов закруглений, штамповочных уклонов; допускаемые отклонения расположения по ГОСТ 2.308-68; допускаемую величину заусенца; допускаемые смещения по поверхности разъема штампа; виды и величины внешних дефектов; состояние поверхности и способ ее очистки; место маркировки (шифр детали, клеймо ОТК), ссылки на другие документы, содержащие технические требования, распространяющиеся на данные изделия, но не приведенные на чертеже (ГОСТ 8479-70).

3.6. Завершающие операции производства поковок

К завершающим операциям относят: обрезку облоя и пробивку отверстий; термическую обработку; очистку поковок; правку поковок; калибровку; контроль поковок [9].

Обрезку облоя и пробивку отверстий поковок, полученных штамповкой на молотах и прессах, осуществляют в специальных штампах на обрезных кривошипных, реже - гидравлических прессах.

Для обрезки облоя и пробивки отверстий применяют штампы, рабочими деталями которых являются матрица и пунсон.

При обрезке облоя (рис. 22,а) поковку 2 укладывают на матрицу 1, закрепленную на столе пресса. Во время рабочего хода ползуна пуансон 3 проталкивает поковку в отверстие матрицы, острые кромки которой срезают облой. Таким образом, в обрезном штампе режущим инструментом является матрица, а пуансон выполняет роль толкателя.

Рис.22. Схема обрезки облоя (а) и пробивки отверстий (б):

1,5 – матрицы; 2 – поковка; 3,4 – пуансоны

При пробивке отверстия (рис. 22,б) режущим инструментом является пуансон 4, а матрица 5 является опорной и центрирующей деталью.

После ковки и штамповки поковки подвергают термической обработке, в результате которой изменяется структура металла, улучшаются механические и технологические характеристики, например, обрабатываемость резанием. Основными операциями термической обработки стальных поковок являются отжиг, нормализация, закалка и отпуск.

Отжиг заключается в нагреве заготовки до определенной температуры (температуры отжига), выдержке при этой температуре и медленном охлаждении с печью. В результате образуется устойчивая структура металла, свободная от остаточных напряжений.

Нормализация отличается от отжига тем, что охлаждение ведут не с печью, а на воздухе, т.е. с большей скоростью. При нормализации повышаются механические свойства, устраняются внутренние напряжения.

Закалка состоит в нагреве поковки до определенной температуры (температуры закалки), выдержке и ускоренном охлаждении поковок, как правило, в воде или масле (углеродистые стали охлаждают в воде, легированные - в масле во избежание образования трещин). В результате закалки улучшаются механические свойства, надежность и долговечность изделий.

Отпуск заключается в нагреве закаленной заготовки до температуры не выше 650°С, выдержке при этой температуре и последующем охлаждении; проводят для снятия внутренних напряжений в закаленной стали и повышения ее вязкости. В зависимости от требуемых свойств детали различают низкий (150-250°С), средний (350-450°С) и высокий (500-650°С) отпуск.

Термическая обработка цветных сплавов отличается от обработки сталей режимами нагрева и охлаждения. Алюминиевые поковки закаливают с последующим старением - естественным или искусственным. Поковки из магниевых сплавов подвергают отжигу или закалке, из титановых сплавов - отжигу или двойному отжигу.

После штамповки и термической обработки на поверхности поковок остается окалина, очистка от которой необходима для повышения стойкости режущего инструмента при механической обработке, а также для выявления дефектов на поверхности поковок (волосовин, трещин и т.п.).

Существует несколько способов удаления окалины, из которых наибольшее распространение получили вибрационная обработка, дробеметная очистка, галтовка и травление.

Вибрационная абразивная обработка осуществляется в контейнере, стенки которого облицованы полиуретаном. В качестве инструмента используют абразивные гранулы различной конфигурации. При высокой производительности процесса шероховатость поверхности =2,5…5 мкм. Процесс хорошо механизируется и автоматизируется.

Дробеметную очистку осуществляют струей металлической дроби, выбрасываемой на поковку лопатками быстровращающегося колеса турбины или струей сжатого воздуха (дробеструйная очистка). Очистка дробью позволяет достичь шероховатости поверхности =5…10 мкм.

При галтовке поковки загружают во вращающийся барабан вместе с металлическими звездочками и абразивным боем. При вращении барабана поковки перекатываются, ударяются друг о друга и о звездочки, очищаясь от окалины.

Травление заключается в воздействии кислоты на металл. Для очистки стальных поковок применяют растворы серной и соляной кислоты при температуре 60…90°С. Используется редко в связи с повышенной вредностью для здоровья обслуживающего персонала.

Правка поковок необходима для устранения искривлений (коробления) поковок, которые превышают допуск на размеры и могут возникать в результате термической обработки, неравномерного охлаждения после штамповки, застревания поковки в ручье, при обрезке оболоя и т.п. Различают правку горячую, используемую для простых поковок типа валиков и колес, для поковок из высокоуглеродистых сталей, холодная обработка которых могла бы привести к образованию трещин, и правку холодную для мелких, но сложных заготовок. Правку осуществляют в штампах на прессах и молотах.

Калибровку применяют для повышения точности формы и размеров поковки и снижения шероховатости поверхности; в результате часто получают поверхности, не требующие дальнейшей механической обработки. Калибровка получила распространение в крупносерийном и массовом производстве. Отличие ее от правки заключается в том, что при калибровке изменяются размеры поковки, а при правке исправляются ее искажения.

Различают плоскостную калибровку (рис 23,а), при которой металл свободно перемещается в горизонтальной плоскости, и объемную калибровку (рис. 23,б), применяющуюся для получения более точной формы поковок с ужесточением размеров не только в вертикальной, но и в горизонтальной плоскости.

Рис.23. Схемы плоскостной (а) и объемной калибровки (б)

В кузнечных цехах применяют три вида технического контроля: контроль исходного металла, межоперационный контроль заготовок и окончательный контроль поковок. Используют методы неразрушающего контроля: магнитный, люминесцентный, ультразвуковой, рентгеновский.

Физико-механические свойства контролируют по следующим параметрам: структура металла; химический анализ; прочность на растяжение; ударная вязкость; твердость.

При проведении контроля геометрических размеров поковки используют различный измерительный инструмент, приспособления. В современном крупносерийном и массовом производстве темп штамповки настолько высок, что проводить полный контроль каждой поковки практически невозможно. В связи с этим в кузнечных цехах объемной штамповки применяет статистический метод контроля поковок, представляющий собой систематическое изучение их качества; результаты изучения обрабатываются методами математической статистики.

3.7. Производство заготовок

холодной объемной штамповкой

В последние годы в машиностроении все более широкое применение находят процессы холодного объемного деформирования. Производство деталей, изготовляемых путем холодного пластического деформирования, непрерывно возрастает.

Динамическое развитие процессов холодного объемного деформирования обусловлено следующими преимуществами:

- возможность изготовления сложных по форме деталей с повышенным коэффициентом использования металла и многократно увеличенной производительностью;

- высокая точность при шероховатости поверхности =0,04…0,4 мкм, что позволяет существенно снизить объем последующих отделочных операций;

- улучшение механических характеристик;

- снижение требований к квалификации обслуживающего персонала;

- повышение возможности механизации и автоматизации технологических процессов;

- сокращение машинного парка.

К недостаткам этого вида обработки металлов следует                                          отнести:

возможность внутренних разрушений металла;

изменение физических свойств материала (увеличение магнитной проницаемости, коэрцитивной силы и др.);

повышенную энергоемкость процессов, которая зависит от многих факторов, влияющих на изменение условий деформирования - химический состав и механические свойства обрабатываемого металла, вид, форма и геометрические размеры деформирующего инструмента, степень деформации и др.

Методами холодного объемного деформирования могут обрабатываться углеродистые стали с содержанием углерода до 0,45%, многие легированные стали, алюминиевые и медные сплавы, а также другие материалы, обладающие в холодном состоянии достаточной пластичностью.

Процесс холодного деформирования является многостадийным и обычно состоит из получения исходной заготовки, ее подготовки под последующее формирование, самого формообразования, термообработки и отделочных операций. Эффективность процесса определяется оптимальным сочетанием условий на каждой стадии производства. В качестве критерия могут служить, например, производственные расходы или производительность. При выборе способа деформирования следует учитывать другие конкурентоспособные, процессы изготовления деталей данного типа, их эффективность и экономичность.

Одним из наиболее прогрессивных способов обработки металлов в холодном состоянии является штамповка по схемам выдавливания и высадки. Многие поковки, получаемые данными способами, не требуют дальнейшей механической обработки и являются готовыми деталями.

В зависимости от конструктивно-технологических особенностей изделий и серийности их производства применяют два способа холодной объемной штамповки:

- одно- и многопозиционная штамповка на прессах;

- одно- и многопозиционная штамповка на автоматах.

Холодная объемная штамповка на многопозиционных автоматах считается наиболее современным способом изготовления различных деталей машин. Ее внедрение позволяет: увеличить производительность труда по сравнению со штамповкой на прессах более чем в 60 раз, а по сравнению с использованием токарных автоматов для изготовления аналогичных деталей - в 10…15 раз; резко снизить себестоимость и увеличить коэффициент использования металла до 96…98%; повысить такие важные эксплуатационные характеристики деталей, как усталостная прочность и сопротивление вибрациям.

Этот вид штамповки осуществляется преимущественно с помощью таких технологических операций, как редуцирование, прямое и обратное выдавливание, высадка, а также прошивка, обрезка по заданному контуру и др. Технологию холодной объемной штамповки на многопозиционных автоматах отличает широкая возможность изменения формы и размеров рабочей части инструмента. Используемые при этом выталкиватели могут быть расположены как в матрице, так и в пуансоне.

Принципиальная особенность многопозиционных автоматов заключается в том, что процесс формообразования деталей или поковок совершается по параллельно-последовательной схеме в нескольких матрицах, расположенных горизонтально или вертикально.

Высадка на автоматах является одним из наиболее распространенных малоотходных способов изготовления многих видов металлических деталей, в том числе таких массовых, как винты, болты, гвозди, заклепки и т.п. Сущность высадки заключается в формообразовании деталей типа стержня с утолщениями путем осадки незащемленной части заготовки между деформирующими инструментами - матрицей и пуансоном.

Холодную высадку применяют преимущественно при обработке исходного проката 0.6-30 мм. Число переходов определяют в основном в зависимости от отношений  и , где  - длина свободно осаживаемой части заготовки диаметром ;  - диаметр высаженной части детали, имеющей высоту Н (рис. 24).

Детали, с отношением <2,3 штампуют обычно за один переход. Числовое значение отношения  характеризует устойчивость высаживаемой части заготовки к продольному изгибу: чем оно меньше, тем лучше условия формообразования. Заготовки с отношением  высаживают, по меньшей мере, за два перехода, с отношением  - за три и более. При высадке деталей с предельным отношением  необходимо использовать заготовки с чистым срезом и минимальным отклонением от перпендикулярности торцевой поверхности заготовки к ее оси. Первые переходы являются подготовительными для последующей высадки. На рис. 25 показаны переходы при высадке детали с большим объемом высаживаемой части. Отношение , поэтому во избежание изгиба потребовалось пять переходов высадки головки.

Рис.24. Схема холодной высадки: 1 – пуансон; 2 – матрица;

3 – заготовка

Рис.25. Переходы (I...VI) высадки детали

с большим объемом высаживаемой части

Наибольшее распространение высадка на автоматах нашла при изготовлении болтов. При многопозиционной высадке болтов (рис. 26) калиброванный пруток 6 подается роликами 5 в отрезную матрицу 4 до упора 1. Нож 3 отрезает заготовку 2 и переносит ее на первую позицию, где пуансон 10 заталкивает заготовку в высадочную матрицу 8. После высадки на позиции 1 заготовка 9 выталкивается из матрицы выталкивателем 7 и перекладчиком подается на последующие позиции 11-1У, где происходит окончательная высадка головки и оформление стержня.

Рис.26. Схема многопозиционной высадки болтов на автомате

Рабочим инструментом для холодной высадки на автоматах являются: задающие, подающие и правильные ролики; отрезные матрицы и ножи; высадочные матрицы; пуансоны предварительного и окончательного формообразования; выталкиватели. Задающие ролики применяют для заправки и проталкивания проката диаметром более 12 мм через правильные ролики. Отрезные матрицы (отрезные ножи) служат для приема и отрезки металла, а высадочные - для предварительного и окончательного формообразования детали. С помощью предварительных пуансонов происходит заталкивание заготовки в матрицу, осадка заготовки и редуцирование стержня, а с помощью чистовых - окончательное формообразование головки болта требуемых формы и размеров.

Холодное выдавливание (рис. 27) является процессом, сущность которого заключается в выдавливании пуансоном 1 металла из замкнутой полости контейнера через канал матрицы 2, форма и размеры которого определяют сечение получаемой поковки. При обратном выдавливании металл продавливается в зазор между поверхностями контейнера и пуансона в направлении, обратном движению последнего.

Рис.27. Схема холодного выдавливания:

1 – пуансон; 2 – матрица; 3 – заготовка

К преимуществам холодного выдавливания можно отнести следующее:

- возможность получения за одну операцию значительных степеней деформации заготовки, (до 80%), при этом трудоемкость и себестоимость изготовления детали снижаются из-за сокращения числа операций и занятого оборудования, уменьшения количества отходов, возможности автоматизации процессов, повышения таких эксплуатационных характеристик детали, как усталостная прочность, вибропрочность, за счет упрочнения, благоприятного направления волокон в металле и измельчения зерна;

- повышение надежности и долговечности детали в эксплуатации благодаря улучшению микрогеометрии поверхности;

- повышение коэффициента использования металла на 10…30% по сравнению с литьем и горячей штамповкой и в 2…3 раза – по сравнению с обработкой резанием (поэтому особенно эффективно применение холодного выдавливания при изготовлении сложных по форме деталей из дорогостоящих цветных и других металлов и сплавов).

Номенклатура получаемых деталей довольно разнообразна. Их размеры ограничиваются усилием и возможностями применяемого оборудования. Методом холодного выдавливания получают детали диаметром до 120 мм и длиной до 300 мм.

Номенклатура используемых материалов ограничена. Холодному выдавливанию могут быть подвергнуты стали с низким пределом текучести, малой склонностью к упрочнению и довольно высокой пластичностью. К таким сталям можно отнести низкоуглеродистые и низколегированные конструкционные и лишь некоторые - среднеуглеродистые и среднелегированные стали. В ряде случаев холодным выдавливанием изготовляют детали из коррозионно-стойких и жаропрочных сталей и сплавов. Их выдавливание производят за несколько переходов при малых степенях обжатия с применением промежуточных отжигов.

Важную роль для успешного протекания процесса играет подготовка исходных заготовок к точности, геометрической форме, химическому составу и структуре которых предъявляют повышенные требования. Форму и размеры заготовок выбирают таким образом, чтобы они обеспечили получение заданных форм и размеров детали при наименьшем числе переходов и минимальных усилиях деформирования.

На качество заготовки значительно влияет способ разделки исходного проката. Для холодного выдавливания наиболее целесообразна разделка на токарных полуавтоматах и в штампах на                         прессах.

Поскольку холодное выдавливание характеризуется высоким давлением (2000…2500 МПа для стали) и значительными силами трения между заготовкой и инструментом, с целью снижения контактного трения применяют различные смазочные материалы и покрытия для заготовок и инструмента. Во избежание непосредственного контакта последних толщина смазочного слоя должна составлять не менее 0,1 мкм.

Поверхность заготовок для выдавливания должна обеспечивать наличие смазки в очаге деформации в течение всего времени протекания процесса. Для этого ее очищают от окалины и загрязнения и создают рельеф, способствующий удержанию смазочного материала. Очистка поверхности может осуществляться механически (металлическими щетками, дробеструйной обработкой, галтовкой, обдиркой, шлифованием) и с помощью ультразвука. Подготовка рельефа поверхности для стальных заготовок состоит из обезжиривания, травления, фосфатирования и промывки в холодной или горячей воде после каждой из названных операций. Заготовки из алюминиевых сплавов для получения слоя - носителя смазочного материала подвергают анодированию в растворе серной кислоты (сущность анодирования состоит в образовании на поверхности металла вследствие электролиза пленки окислов). Заготовки из медных сплавов, в частности, латуней и бронз, перед выдавливанием подвергают пассивированию в растворе ангидрида хрома и сульфата аммония.

Важным фактором, ограничивающим возможности применения холодного выдавливания, является усилие выдавливания. Учитывая то, что усилие прямо пропорционально степени деформации, при холодном выдавливании стали степень деформации следует ограничивать примерно до 60% при первом переходе и до 40% - при последующих.

3.8. Производство заготовок листовой штамповкой

В современном машиностроении весьма широко применяют листоштампованные детали и штампосварные конструкции, отличающиеся высокой прочностью и жесткостью при относительно малой массе, законченностью и совершенством конструктивных форм.

Листовая штамповка обеспечивает низкую трудоемкость и стоимость продукции, достаточно высокую точность и стабильность размеров и рациональное использование материала. Процессы холодной листовой штамповки можно подразделить на две основные группы - разделительные и формоизменяющие. К первой группе относят операции резки, вырубки, пробивки и др. Ко второй группе - операции гибки, формовки, вытяжки, отбортовки и др. Разделительные операций характерны локализацией напряжений в узкой зоне, прилегающей к режущим кромкам инструмента. Величина напряжений превосходит предел прочности материала, что обуславливает развитие в указанной зоне упругопластического сдвига и последующего скалывания.

Все формообразующие операции характерны наличием напряжений, величина которых равна или превосходит предел текучести и меньше предела прочности. Фактическая величина развиваемых напряжений зависит от многих факторов, главные из которых степень деформации, конфигурация штампуемой детали, условия внешнего трения. Неравномерность напряжений и деформаций, характерная для всех формоизменяющих операций листовой штамповки, является причиной изменения толщины исходного материала.

Поскольку пластические деформации при всех формоизменяющих операциях сопровождаются и упругими, снятие внешней нагрузки вызывает отклонение формы и размеров, ранее приобретенных заготовкой. Величина упругой деформации (пружинение) зависит от большого числа факторов, в том числе в значительной степени от конструктивных размеров детали и модуля упругости материала.

В современном машиностроении для изготовления листоштампованных деталей применяют большое количество разнообразных материалов. Однако наиболее распространенным материалом является лист из углеродистых сталей. К процессам листовой штамповки относят также процессы получения деталей из тонкостенных полуфабрикатов типа труб, профилей и др. Операции листовой штамповки осуществляют на прессах с помощью штампов. Кроме штамповки, на прессах широко используют беспрессовые методы листовой штамповки. К их числу можно отнести ротационное выдавливание.

Сущность ротационного выдавливания заключается в том, что толстая заготовка раскатывается роликом на оправке с дву-, трехкратным уменьшением исходной толщины. Этот способ успешно применяется для изготовления конических и цилиндрических обечаек больших размеров с местными утолщениями (рис. 28).

Рис.28. Схема ротационного

выдавливания

В области листовой штамповки в настоящее время развиваются такие способы, как штамповка эластичными и жидкими средами деталей сложных форм в условиях серийного и мелкосерийного производства, в том числе при свободной гибке-формовке, штамповке-вытяжке, динамической штамповке, штамповке импульсными источниками энергии (взрывом, магнитно- и электрогидроимпульсной штамповке).

Наиболее широко применяют холодную листовую штамповку в автотракторном и сельскохозяйственном машиностроении, которой получают основные детали кузова автомобиля, картеры, крышки, колпаки, диски и другие детали.

3.9. Производство заготовок из порошковых материалов

К прогрессивным технологическим процессам, направленным на снижение расхода материалов и получение высококачественных заготовок, относятся способы порошковой металлургии. При этом методе применяется исходное сырье в виде порошков, которые затем прессует или формуют в изделия заданных размеров и подвергают термической обработке (спеканию), проводимой при температурах ниже температуры плавления основного компонента шихты.                                                              Выделяются два направления использования методов порошковой металлургии:

- получение принципиально новых материалов и изделий со специфическими свойствами, которые невозможно получить при использовании других технологических процессов;

- изготовление деталей, не обладающих специфическими свойствами, получение которых методом порошковой металлургии целесообразно в результате снижения расхода материалов, трудоемкости изготовления, себестоимости.

К достоинствам порошковой металлургии относят:

- возможность изготовления деталей из тугоплавких материалов, пористых материалов с заданной пористостью;

- значительная экономия материалов в связи с возможностью прессования деталей, почти не нуждающихся в механической обработке;

- возможность получения изделий из материалов высокой чистоты;

- технология порошковой металлургии не требует высокой квалификации обслуживающего персонала, легко поддается автоматизации.

К недостаткам порошковой металлургии можно отнести ограниченность размеров и относительную простоту формы получаемых заготовок.

Типовыми деталями, изготовляемыми методами порошковой металлургии, являются шестерни, кулачки, звездочки, накладки, шайбы, фланцы и др.

При конструировании деталей, предназначенных для изготовления методом порошковой металлургии, следует придерживаться следующих технологических требований:

- максимально упрощать форму детали;

- не допускать боковых впадин, круговых канавок, отверстий, не параллельных оси прессования;

- избегать тонких стенок, узких пазов и т.п.;

- использовать круглые сечения взамен прямоугольных;

- радиус закругления у наружных углов выбирать не менее 2,5мм, у внутренних - 0,25 мм;

- для получения высоких прочностных свойств изделий необходимо использовать более сложные технологические процессы – двойное (тройное) прессование, калибровку, горячее прессование, горячую объемную штамповку и др.

При однократном холодном прессовании с последующим спеканием может быть достигнута следующая точность размеров: 0,03…0,05 мм (радиальные размеры), до 0,12 мм (размеры по                                                   высоте).

Шероховатость поверхности спеченных деталей определяется шероховатостью поверхности пресс-форм; наличие пористости в деталях не позволяет получить полированные поверхности.

Детали из металлических порошковых материалов можно получать и методами холодного объемного деформирования. Деформирование порошков осуществляют по следующей технологической схеме: предварительно прессуют из порошка заготовку простой формы; спекают заготовку в защитной среде и штампуют из нее, как из обычной прутковой заготовки, деталь сложной формы; отштампованную деталь подвергает термообработке.

Штамповкой спеченных пористых заготовок можно достичь высокой плотности материала деталей. Горячая штамповка требует меньших удельных деформирующих усилий, чем холодная, но приводит к окислению детали. Кроме того, она не позволяет полностью реализовать упрочнение порошковой заготовки, которое при холодной штамповке достигается как упрочнением порошка, так и наклепом частиц. Холодная штамповка спеченных заготовок лишена недостатков, присущих горячей штамповке, и позволяет получить довольно широкий ассортимент высококачественных порошковых деталей. Однако холодная штамповка требует приложения к заготовке высоких удельных усилий, поэтому область ее применения ограничена стойкостью инструмента.

Совершенствованием метода порошковой металлургии является изостатическое прессование, осуществляемое на специальных изостатических прессах. Изостатическое прессование реализуется с помощью газа или жидкости, находящихся под высоким давлением и равномерно (изостатически) сжимающих заготовку вдоль всей ее поверхности. Детали, изготовленные данным способом, обладают высокой и равномерной плотностью. В изостатических прессах можно прессовать заготовки диаметром 1000 и высотой 2500 мм.

4. ПРОИЗВОДСТВО СВАРНЫХ ЗАГОТОВОК

Во многих отраслях промышленности широко используются комбинированные сварные детали, состоящие из отдельных заготовок, выполненных с применением различных технологических процессов, а иногда и различных материалов. Сварные комбинированные детали экономически выгодны при любом характере производства. Крупногабаритные детали целесообразно изготовлять сварными в следующих случаях:

- если изготовление ее цельнолитой или цельнокованой связано с отсутствием оборудования, усложнением механической обработки;

- если из-за нетехнологичности детали увеличивается брак, снижается качество металла;

- когда отдельные чести детали работают в особо тяжелых условиях, и изготовление их требует применения более дорогих материалов.

Одним из основных факторов, определяющих целесообразность и возможность использования сварки при производстве комбинированных заготовок, является материал. Он должен обладать высокой свариваемостью, т.е. образовывать надежные сварные соединения. Наиболее распространенным материалом является сталь, однако все шире используются сплавы на основе алюминия, магния, титана. Химический состав стали оказывает существенное влияние на свариваемость, особенно сильно влияет содержание углерода: до 0,25% сталь сваривается легко, дальнейшее увеличение содержания углерода резко снижает свариваемость стали, так как служит причиной закалки в переходных зонах и способствует возникновение трещин. В связи с этим наибольшее применение при изготовлении сварных деталей имеют малоуглеродистые и низколегированные стали.

При использовании сварки для производства комбинированных заготовок необходимо учитывать не только материал заготовок, но и технологические особенности различных методов сварки.

Условно сварные комбинированные заготовки разделяет на четыре группы [1]:

1) листосварные детали, для которых исходными элементами являются заготовки из листового или профильного материала;

2) сварно-литые детали, для которых используются литые заготовки, полученные тем или иным способом литья;

3) штампокованосварные детали, где исходные заготовки - поковки, полученные штамповкой или ковкой;

4) сварно-комбинированные детали, где одновременно могут быть использованы заготовки, полученные литьем, ковкой или штамповкой и вырезкой из листового или профильного проката.

Для соединения элементов в сварно-литые и штампосварные детали в зависимости от толщины сварного соединения и материала применяют следующие способы сварки: ручная электродуговая, полуавтоматическая или автоматическая (в среде углекислого газа или под флюсом) и электрошлаковая. Для соединения листоштампованных заготовок может быть использована контактная шовная или точечная сварка.

Основные технологические требования, которые необходимо соблюдать при конструировании комбинированных сварных деталей, следующие:

- сварные швы по возможности необходимо изготовлять прямолинейными и непрерывными по длине;

- вырезы и отверстия в деталях выполнять после сварки;

- элементы конструкций балочного типа для уменьшения деформаций, вызываемых сваркой, проектировать и изготовлять симметричными;

- сварочные швы располагать в местах, доступных для                                                       сварки.

При конструировании литых заготовок для сварно-литых конструкций необходимо предусматривать расположение прибылей на отливке вдали от кромок, подлежащих сварке, потому что в местах расположения прибылей содержание серы и углерода в несколько раз превышает среднее содержание этих элементов в отливке, что может привести к появлению дефектов в сварных швах.

Применение сварно-литых деталей целесообразно при любом характере производства в целях улучшения качества детали, устранения брака цельнолитой детали, сокращения объема механической обработки и экономии металла.

Изготовление крупных цельнокованых деталей, как правило, сопряжено с большими отходами материала, со значительной неоднородностью свойств металла по сечению поковки. Применение сварной детали из отдельных кованых или штампованных заготовок приводит к значительному экономическому эффекту, повышению качества изделия.

Примером сварной конструкции из разнородных сталей может служить ротор газовой турбины (рис. 29). По ободу диск подвергается действию высоких температур и относительно небольших нагрузок, а центральная часть работает в условиях невысоких температур и больших усилий; центральная часть сварного ротора изготовляется из высокопрочной стали перлитного класса, а обод ротора - из жаропрочной аустенитной стали.

Рис.29. Сварной вариант ротора газовой турбины

Наиболее рациональный технологический процесс изготовления сварной детали следует выбирать на основании технического анализа нескольких возможных вариантов ее изготовления.

Разработка чертежа сварной заготовки. Чертежи сварных деталей оформляют как общие виды узлов. Они могут быть выполнены по одному из следующих вариантов:

- когда все данные, необходимые для изготовления элементов конструкции, помещают на сборочном чертеже на соответствующих проекциях, сечениях, видах и в спецификации;

- когда, кроме чертежей общего вида, выполняют рабочие чертежи на каждый элемент конструкции.

Выбор первого или второго варианта определяется типом производства и сложностью конструкции сварной детали. В условиях единичного или мелкосерийного производства для сварной детали, состоящей из элементов простой формы, достаточно выполнение только одного общего вида (сварные рамы, изготовленные мелкими партиями). Если же конструкция детали состоит из элементов относительно сложной формы с предварительным применением фасонной резки, гибки, штамповки, механической обработки, необходимо, помимо общего вида, выполнить рабочие чертежи элементов сварной заготовки. При серийном и массовом производстве для сварных деталей любой сложности разрабатываются чертежи общего вида и рабочие чертежи элементов. На рис. 30 приведен пример выполнения чертежа сварной заготовки.

Рис.30. Чертеж сварной заготовки

Левая часть заготовки (фланец 1) из стали 40Х изготавливается объемной горячей штамповкой на кривошипном горячештамповочном прессе, правая часть 2 – из трубы 76х18 ГОСТ 8732-78.

На торце трубы выполняется разделка кромок в соответствии с размерами шва С8 по ГОСТ 14771-76. Для кольцевой формы шва оптимальным способом сварки в данном случае может служить полуавтоматическая дуговая сварка сварочной проволокой Св-18ХМА. На чертеже сварной заготовки указывают технические требования, включающие пункты о материале сварочной проволоки, виде термической обработки после сварки, недопустимости дефектов в сварном шве, размерах для справок.

5. ПРОИЗВОДСТВО ЗАГОТОВОК

ИЗ ПЛАСТИЧЕСКИХ МАСС

Пластическими массами называют материалы на основе природных или искусственных (синтетических) высокомолекулярных соединений с необходимыми добавками (наполнителями, отвердителями, красителями, стабилизаторами и др.) для изменения свойств полимера в нужном направлении. Полимерная часть пластмассы (называемая часто связующим) во многом определяет свойства готовых изделий и технологические возможности исходных композиций.

В зависимости от химической природы полимера (его молекулярного строения) пластмассы под влиянием повышенных температур и давления могут только размягчаться (становиться пластичными) или переходить со временем в неплавкое состояние. Первые называют термопластичными (термопласты) вторые - термореактивные (реактопласты).

По характеру наполнителя пластмассы делят на порошкообразные (пресс-порошки или литьевые массы), волокниты и слоистые материалы. Правильный выбор наполнителя позволяет повысить качество пластмасс и значительно расширить область их применения.

Пластмассы представляют собой многокомпонентные системы. Варьируя отдельными компонентами, можно получать материалы с совершенно различными свойствами.

Для создания рациональной конструкции пластмассовой детали необходимо:

- исходя из условий эксплуатации изделия и технических требований установить марку исходного материала;

- выбрать метод формирования детали, обеспечивавший получение требуемых характеристик.

Способ формовки детали зависит в основном от материала, а также от формы, размеров, степени точности и других показателей конструкции.

Заготовки из пластических масс получают:

1) прессованием нагретых до температура затвердевания смолы пресс-формах (термореактивные пластмассы);

2) литьем под давлением горячей массы в холодные формы, прокатыванием на вальцах, непрерывным выдавливанием и выдуванием (термопластичные пластмассы - термопласты);

3) штамповкой и гибкой в нагретых штампах (стеклопластики - стеклотекстолит листовой);

4) из листового и пруткового материала (текстолит, гетинакс, плексиглас, винипласт и др.).

Пластмассы с порошковым наполнителем представляют собой в основном термореактивные композиции. Пресс-порошки всех видов перерабатывают в изделия методом горячего прессования и литейным прессованием.

Пластмассы с листовым наполнителем (текстолиты, стеклотекстолиты) термореактивны. Они поставляются в виде листов и труб. Заготовки зубчатых колес, подшипниковых вкладышей и других деталей получают прессованием пакета вырезок из хлопчатобумажной или стеклоткани, пропитанных синтетическими смолами. Изготовление деталей машин из данных пластмасс включает выполнение заготовки и последующую и более или менее сложную механическую обработку.

Пластмассы с волокнистым наполнителем также термореактивны. По прочностным показателям пластмассы этого вида уступают слоистым материалам, но значительно превосходят их по технологичности и экономичности методов изготовления деталей машин.

Из пластмасс с волокнистым наполнителем детали любой сложной формы можно изготовить высокопроизводительными методами обычного и литьевого прессования (шкивы, крыльчатки центробежных насосов и т.п.) или склеиванием синтетическими клеями. Волокниты могут применяться и в качестве поделочных пластмасс в виде листов, труб, прутков.

К пластмассам без наполнителя относятся все полимеры. Они в основном термопластичны и допускают многократную переработку. Детали из поливинилхлорида, полиамида (капрон, капролан), полистирола и полиэтилена изготовляют прессованием литьевым методом. На экструдерах из полимеров изготовляют поделочные материалы, пригодные для выполнения разнообразных деталей методом механической обработки.

Пластмассы с газовоздушным наполнителем имеют малую плотность. Заготовки получают выдуванием.

Используя многообразие методов переработки полимерных материалов, можно получить детали практически любой конфигурации. Однако это может потребовать значительных затрат времени и средств на подготовку производства, изготовление сложного пресс-инструмента, дополнительной механической обработки.

Конфигурация деталей должна обеспечивать возможность извлечения ее из формы, для чего необходимо предусмотреть уклон.

При изготовлении деталей из пресс-порошков рекомендуется предусматривать радиусы закругления: при пересечении внутренних поверхностей – 0,5…1, 5 мм, внешних – 5…10 мм.

В деталях из пластмасс резьбы получают: формированием (прессованием, пресс-литьем, литьем под давлением); армированием металлом; механической обработкой. Наиболее технологичны резьбы, получаемые непосредственно формованием. Механическую обработку применяют обычно для резьбовых отверстий малого диаметра (до М4) и повышенной глубины, особенно при боковом расположении резьб.

Силовые резьбы, а также резьбы на деталях, которые подвергаются частой сборке и разборке, рекомендуется армировать металлом. Исключением могут быть резьбы, оформленные из стеклопластика. В ряде случаев целесообразно применять комбинированные металлопластмассовые резьбовые соединения. При этом наиболее правильно сочетать стальной винт, работающий в паре с пластмассовой гайкой.

Резьбовые отверстия не следует располагать близко к стенкам детали, так как это может привести к неравномерной усадке и искажению отверстий.

Точность изготовления деталей из пластмасс определяется методом формования, точностью формы, а также в значительной степени процессом усадки. В результате влияния этих факторов (в основном усадки) происходит изменение размеров отформованной детали. Одновременно с этим учитывают возможность изменения размеров детали в процессе ее эксплуатации.

Особые свойства пластмасс (малый удельный вес, стойкость к агрессивным средам, электро- тепло- звукоизоляционные и фрикционные свойства) обусловили их широкое распространение в машиностроении. Себестоимость деталей из пластмасс в 2-3 раза ниже, чем деталей из цветных металлов.

Допуски и квалитеты точности для деталей из пластмасс рекомендуется назначать в пределах 12…14 квалитетов, а в отдельных случаях до 11-го квалитета. Шероховатость поверхности для деталей из термопластов = 0,8…0,1 мкм, для деталей из термореактивных пластмасс = 6,3…0,4 мкм.

Соединения пластмассовых деталей осуществляют сваркой, склеиванием и клепкой. Сваркой соединяют только термопластические материала, в основном пленки и листы. Изделия из реактопластов не сваривают, так как при нагреве в процессе формообразования они переходят в неплавкое необратимое состояние.

По сравнению со склеиванием и клепкой преимуществами сварки являются большая прочность соединения (50-100% прочности основного материала), высокая производительность и меньшая трудоемкость.

Условные изображения и обозначения швов сварных соединений из пластмасс на чертежах выполняют в соответствии с                   ГОСТ 2.312-72.

6. ВЛИЯНИЕ МЕТОДОВ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАГОТОВКИ

НА СТРУКТУРУ И НАДЕЖНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛИ

Получение заготовок

Отходы

Изготовление деталей

Сырье

Полуфабрикаты

Детали

Заготовки

Технологический процесс в металлообрабатывающей промышленности состоит из следующих основных стадий: получение заготовки и изготовление детали путем соответствующей обработки заготовки (рис.31). Между этими стадиями технологического процесса существует тесное взаимодействие. Метод получения заготовки оказывает влияние на различное деление процессов обработки заго-

Рис.31. Схема технологического процесса изготовления детали

товок по этапам (табл.8) или уровням обработки, на соотношение затрат в производстве, а также на надежность технологических процессов изготовления деталей.

Таблица 8

Этапы технологического процесса

| Этап | Наименование | Назначение и характеристика |
| --- | --- | --- |
| Э1 | Заготовительный | Получение заготовок и ее термообработка |
| Э2 | Черновой | Съем лишних напусков и припусков |
| Э3 | Термический I | Термообработка, старение |
| Э4 | Получистовой I | Точность обработки – 11…13 квалитет, |
| Э5 | Термический II | Цементация |
| Э6 | Получистовой II | Съем цементированного слоя на поверхностях, предохраняемых от цементации |
| Э7 | Термический III | Закалка |
| Э8 | Чистовой I | Точность обработки – 6…8 квалитет, |
| Э9 | Термический IV | Азотирование, старение |
| Э10 | Получистовой II | Шлифование поверхностей, предохраняемых от азотирования |
| Э11 | Чистовой III | Точность обработки – 5…6 квалитет, |
| Э12 | Гальванический | Хромирование, никелирование и др., |
| Э13 | Доводочный |  |

Структура технологического процесса изготовления детали определяется составом этапов обработки, количеством технологических операций и переходов, применяемым оборудованием. Особенно существенное влияние вид заготовки оказывает на этапы черновой и получистовой обработки. Так, при изготовлении деталей из заготовок из круглого проката, полученных свободной ковкой или литьем в песчано-глинистые формы на этапе черновой обработки, необходимо снимать большие напуски с целью приближения формы и размеров заготовки к форме и размерам готовых деталей. Эти операции очень трудоемки, имеет место значительный расход материалов и электроэнергии, требуется использование большого количества станков для черновых операций. Наоборот, при использовании точных заготовок, полученных холодным выдавливанием или литьем по выплавляемым моделям, припуски на механическую обработку минимальны. Технологический процесс изготовления деталей может сразу начинаться с этапов чистовой обработки, а в ряде случаев могут получаться готовые детали, не требующие последующей механической обработки резанием.

Большое значение для повышения надежности технологических процессов изготовления деталей, особенно в условиях автоматизированного производства, имеет стабилизация всех качественных показателей заготовок. Однородность качества заготовок обусловливается допусками на размеры и другими геометрическими параметрами, допустимыми отклонениями качества поверхностного слоя материала (механические свойства, микро- и макроструктура, химический состав), а также другими техническими условиями на приемку.

Необходимо помнить, что заданное качество производимых машин обеспечивается не только в сфере механосборочного производства. Его основы закладываются в заготовительных цехах. Из некачественных заготовок нельзя получить хорошие детали, а из плохих деталей трудно собрать машину, отвечающую всем требованиям технических условий.

7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

ВИДА И МЕТОДА ПОЛУЧЕНИЯ ЗАГОТОВКИ

На себестоимость производства в машиностроении влияют следующие факторы, которые разделяют на три группы [9].

- Конструктивные факторы, т.е. конструктивное решение самой детали, обеспечивающее возможность ее изготовления литьем, обработкой, давлением, сваркой; выбор марки материала и технических условий.

- Производственные факторы, т.е. характер и культура производства, технологическая оснащенность, технологический и организационный уровни производства.

- Технологические факторы, характеризующие способ формообразования заготовки, выбор самой заготовки, оборудования и технологического процесса получения детали.

Проводя технико-экономический сравнительный анализ при выборе способа получения заготовок, рассмотрим только третью группу факторов.

Перед проведением технико-экономического анализа необходимо выбрать целесообразные варианты изготовления заготовки. Технико-экономический анализ основан на одновременном анализе себестоимости и трудоемкости как в заготовительных, так и в механических цехах. Если при выбранных способах объем механической обработки одинаков, то можно ограничиться подсчетом себестоимости только в заготовительных цехах.

В общем виде технологическая себестоимость одной                                        детали [1]:

(7.1)

где М - стоимость расходуемых основных материалов или заготовки; З - заработная плата производственных рабочих; И - расходы, связанные с использованием инструмента и оснастки; О - расходы на содержание и эксплуатацию оборудования за время, необходимое для изготовления одной детали.

Все слагаемые, составляющие технологическую себестоимость, взаимосвязаны, так как изменение вида и массы заготовки, обрабатываемости материала, инструмента и оснастки может вызвать соответствующие изменения объема последующей механической обработки, трудоемкости технологических операций и соответственно заработной платы производственных рабочих. Изменение объема, времени и характера обработки заготовок может вызвать изменение типажа технологического оборудования. Предпочтение следует отдавать тому варианту получения заготовки, технологическая себестоимость которого будет наименьшей.

Современный уровень развития техники в значительной мере предопределил и многовариантность технологических процессов в машиностроении, возможность выбора оптимального решения в зависимости от поставленных задач, объема выпуска продукции и типа производства, технико-экономических, эксплуатационных и качественных характеристик выпускаемой продукции. Успешное решение возникающих перед технологами задач в этих условиях обязывает, чтобы при технической адекватности выбиралось такое решение, которое гарантирует наибольшую экономическую эффективность.

Применение малоотходной технологии, получение заготовок, по форме и размерам приближающихся к готовым деталям, в                         значительной степени ускоряют освоение и внедрение новейшей технологии.

Стоимостную оценку адекватных технологических процессов строят на определении для каждого из них годовой технологической себестоимости или приведенных затрат, рассчитываемых по всем операциям процесса изготовления заготовок и их обработки.

Технологическая себестоимость изготовления литых, кованых и штампованных заготовок [10]

(7.2)

где  - годовая программа.

Технологическая себестоимость механической обработки

(7.3)

Составляющие технологической себестоимости:

    - стоимость основного материала

(7.4)

где  - стоимость 1 кг материала, коп.; - общая масса материала, расходуемого на 1 заготовку, кг; - цена I кг отходов, коп.;  - общая масса реализуемых отходов, кг;

    - заработная плата производственных рабочих:

по штучно-калькуляционному времени

;	          (7.5)

по штучному времени

,	       (7.6)

где - часовая тарифная ставка производственного рабочего, коп.;  и  - коэффициенты, учитывающие дополнительную заработную плату и отчисления на соцстрах                  (= 1,1-1,25;  = 1,077);  и - норма штучно-калькуляционного и штучного времени, ч;

3)	расходы на содержание и эксплуатацию оборудования

;  ,	(7.7)

где  - себестоимость машино-часа применяемого оборудования, коп;

4)	расходы на эксплуатацию инструмента

(7.8)

где  - часовые затраты на содержание инструмента, коп; - норма машинного времени (времени резания), ч;

5) заработная плата наладчика по подготовительно-заключительному времени

(7.9)

где n - число партий или переналадок за год;  - часовая тарифная ставка наладчика, коп; - норма подготовительно-заключительного времени, ч;

6) годовые затраты на оснастку

(7.10)

где  - коэффициент амортизации и эксплуатации оснастки (= 0,33-1,0; = 0,2);  - стоимость оснастки, коп.

При выборе оптимального способа получения заготовки могут возникнуть две ситуации: либо технолог и конструктор свободны от требований и условий действующего производства, и перед ними стоит задача - выбрать из ряда равноценных по качеству вариантов оптимальный и с учетом его особенностей спроектировать деталь, либо они должны заменить действующий процесс более рациональным.

В первом случае задачу следует решать путем определения варианта, который обеспечивал бы максимальное значение комплексного показателя, зависящего от всех технико-экономических показателей. Во втором случае выбор варианта определяют максимумом годовой экономии , получаемой от снижения технологической себестоимости за счет внедрения предлагаемого варианта  взамен существующего, базового.

.                         (7.11)

Основная проблема, которая на протяжении десятилетий решается технологами различного профиля (литейщиками, кузнецами, механиками), заключается в том, чтобы найти рациональный способ получения готовой детали в заготовительной фазе. Однако все способы дают наибольший аффект в определенных условиях, в частности, при определенной программе выпуска деталей.

Нормативные материалы, используемые в сопоставительных расчетах, во многом зависят от объемов выпуска и серийности производства. Именно эти факторы больше всего влияют на нормы затрат времени, труда и материалов, поскольку связаны с технологией. Они же определяют условия для разумного выбора оборудования, оптимальность его загрузки и т.п.

В тех случаях, когда решающим при выборе оптимального способа и технологического процесса получения заготовки является стоимость оснастки, целесообразно применить укрупненный способ расчета. Он основан на определении критического объема производства, при котором становится экономически целесообразным использование дорогой оснастки. Так, при сопоставлении двух вариантов литья для определения критической программы  используют формулу

(7.12)

где  и  - стоимость основного металла по первому и второму вариантам;  и  - расходы на оплату производственных рабочих по штучно-калькуляционному времени при каждом варианте;  и  - расходы на содержание и эксплуатацию оборудования при каждом варианте; Ф - срок службы дешевой оснастки (число формовок при литье);                       и  - годовые затраты на оснастку (амортизация и эксплуатация) по каждому варианту.

Срок окупаемости затрат на более дорогую оснастку

.			(7.13)

Если по расчету срок окупаемости затрат на оснастку окажется больше нормативного, то более дорогая оснастка экономически нецелесообразна.

Для процессов обработки металлов давлением оптимальный размер партии деталей m, при превышении которой следует переходить от ковки к штамповке, определяют по формуле

,	             (7.14)

где  и  - себестоимость штампов и ковочных бойков;                              и  - себестоимость деталей, полученных из штампованной и кованной заготовок, включая затраты на механическую обработку.

7.1. Элементы структурно-факторного анализа

технологического процесса

при выборе способа получения заготовки

Для большинства процессов малоотходной технологии получения заготовок характерна возможность их экономически оправданного применения лишь при относительно больших объемах выпуска продукции. Такое положение возникает вследствие того, что средства и методы, которые зарекомендовали себя эффективными при больших объемах производства, без каких-либо изменений пытаются использовать для получения заготовок в иных условиях, при более мелких сериях. В результате этого способ, обеспечивающий получение точной заготовки, оказывается неэффективным, а сама точная заготовка - нерентабельной.

В настоящее время материально-техническая база промышленного производства деталей позволяет реализовать один и тот же способ получения заготовки при различных технико-экономических условиях. Это дает возможность путем варьирования составляющих технологического процесса и средств обеспечения получить постоянство себестоимости заготовок независимо от программы выпуска. Применением той или иной комбинации технологических факторов обеспечивается постоянство или незначительное изменение суммарной статьи затрат при изменении программы выпуска, а следовательно, себестоимости заготовки.

Решение задачи выбора рационального сочетания технологических факторов в зависимости от требуемой программы выпуска может быть осуществлено в рамках структурно-факторного анализа.

Представим зависимость себестоимости заготовки от различных технологических факторов в виде

(7.15)

где  - себестоимость заготовки; М - стоимость основного материала; О - затраты на изготовление и эксплуатацию оснастки;                           А - прочие затраты (заработная плата, затраты на эксплуатацию оборудования, топливо и т. п.); N - программа выпуска заготовок.

Запись зависимости в виде выражения (7.15) обоснована тем, что для одного и того же способа расход материала, а следовательно, и его стоимость не зависят от программы выпуска, в то время как остальные показатели меняются при изменении программы. Кроме того, для большинства процессов при определении эффективности их применения важное значение имеет доля затрат, связанная с изготовлением и эксплуатацией оснастки.

Затраты на изготовление и эксплуатацию оснастки

(7.16)

где  - затраты на изготовление и эксплуатацию одного комплекта оснастки; С - стойкость одного комплекта оснастки (число заготовок, полученное на одном комплекте оснастки до полного ее износа); n - число комплектов оснастки, необходимое для выполнения заданной программы выпуска заготовок.

Выражение (7.16) дозволяет выделить две составляющие: затраты на оснастку, ресурс работы которой используют полностью (первое слагаемое), и затраты на оснастку, ресурс работы которой используют частично (второе слагаемое). Например, при стойкости штампа 5000 штамповок и программе выпуска 21000 штамповок необходимо пять комплектов штампов, причем ресурс работы четырех штампов будет использован полностью, а пятого - лишь на 20%, увеличение затрат на оснастку от недоиспользования ресурса работы пятого штампа, и дается возможность выделить второе слагаемое (7.16). С учетом (7.16) выражение (7.15) примет вид

где для рассматриваемого способа получения заготовки и при определенном типе оснастки первые два слагаемых постоянны и не зависят от программы производства, остальные - переменны.

Основные этапы структурно-факторного анализа технологического процесса заключаются в следующем:

- выделение статей затрат, входящих в себестоимость заготовки для конкретных условий производства;

- выявление критических объемов производства, при переходе через которые происходит изменение значимости того или иного фактора в составе себестоимости заготовки;

- определение области, в которую попадает заданный объем производства заготовок;

- разработка мероприятий, позволяющих снизить себестоимость заготовки, наиболее эффективных при заданном объеме производстве;

- определение технико-экономических показателей способа получения заготовки с учетом внедрения разработанных мероприятий.

7.2. Выбор способа получения заготовки

с применением ЭВМ

Ускоренный темп роста машиностроительной промышленности требует коренного перевооружения производства за счет внедрения комплексной автоматизации производственных процессов и технологической подготовки производства. Особенно важно это для предприятий с серийным и мелкосерийным типом производства. Совершенствование базы технологической подготовки идет по пути создания автоматизированных систем проектирования технологических процессов (АСПТП), однако вопросам автоматизации при выборе способа получения заготовки все еще уделяется недостаточное внимание.

В условиях мелкосерийного производства одной из главных задач является выбор наилучшего технологического процесса. Особенностью принятия решения об оптимальном способе получения заготовки является наличие большого числа вариантов. Сравнительную оценку возможных вариантов получения заготовки необходимо производить по определенному признаку - критерию.

В настоящее время при выборе технологического процесса изготовления заготовок основными технико-экономическими показателями их эффективности являются коэффициент использования металла  и коэффициент весовой точности , которые не всегда могут однозначно оценить эффективность выбранных способов. Не учитывая программу выпуска, стоимость оснастки, затраты на топливо, энергию, трудоемкость и другие факторы, нельзя дать однозначный ответ, какой из способов получения заготовки эффективнее.

Выделение критерия и его формализация должны осуществляться во взаимосвязи с другими объектами, как система.

Технологический процесс изготовления детали представляет собой сложную систему, определяемую большим числом параметров, каждый из которых зависит от физических, технических, экономических и других факторов. Поэтому применение вычислительной техники при технологической подготовке производства, и, в частности, при выборе оптимального способа получения заготовки, позволит повысить эффективность работы и значительно сократить время подготовки производства.

Использование ЭВМ при оптимизации выбора способа получения заготовки предопределяет наличие математической модели, а также алгоритма соответствующего процесса. Разработка такой модели применительно к способу получения заготовки - сложная комплексная проблема, требующая привлечения к ее решению многих специалистов разных отраслей промышленности.

Для выбора способа получения заготовки и разработки технологии изготовления детали исходной информацией являются чертеж детали; технические требования на деталь; марка материала, если материал задан; программа выпуска (шт/год); параметр или несколько параметров, по которым осуществляется оптимизация способа получения заготовки. По исходным данным проводят предварительный технический анализ, выбирают возможные способы получения заготовки, после чего проводят сравнительный технико-экономический анализ.

Показателями, по которым осуществляется выбор оптимального варианта получения заготовки, могут быть:

- коэффициенты использования металла, весовой точности, выхода годного;

- трудоемкость изготовления заготовки , механической обработки этой заготовки , общая трудоемкость изготовления детали ;

- себестоимость изготовления ;

- производительность используемого оборудования ;

- длительность производственного цикла ;

- уровень автоматизации и т.п.

Выбор оптимального способа получения заготовки должен решаться путем системного анализа, т.е. анализа возможно большего числа факторов, влияющих на эффективность конечного результата. Наиболее приемлемым математическим методом в данном случае является метод расстановки приоритетов [11].

Вычисления при выборе оптимального способа получения заготовки методом расстановки приоритетов при малом числе (2-4) вариантов технологических процессов или показателей, по которым производят сравнение, осуществляется вручную с помощью простейшей счетной техники, при большем числе вариантов или показателей целесообразно использовать ЭВМ.

Исходными данными для решения задачи на ЭВМ                           являются [1]:

- таблица значений показателей сравниваемых вариантов;

- номер показателя, с которого начинаются показатели, характеризующие лучший вариант своими меньшими значениями;

- величина значимости показателей.

Алгоритм выбора способа получения заготовки методом расстановки приоритетов представлен на рис.32.

Подготовка и ввод исходных данных

Расчет коэффициентов

предпочтительности αj βj

j=1

Конец

Печать

Расчет значений комплексного критерия (Кj) и расстановка их в порядке убывания

Расчет весовых коэффициентов показателей рj

Расчет нормированных значений

приоритетов αji

Формирование матрицы смежности

j=n

j=j+1

Рис. 32. Блок-схема решения задачи при выборе способа

получения заготовки [1]

Вывод результатов осуществляют в следующем порядке: сначала печатают номер по порядку, затем номер варианта изготовления заготовки, далее значения комплексного критерия, полученного для этого варианта.

Таким образом, использование ЭВМ при выборе рационального способа получения заготовки позволяет более оперативно решать подобные задачи и уже на стадии проектирования деталей принимать решения в большей степени удовлетворяющие интересам производства.

Контрольные вопросы

- Какими показателями оценивается технологичность конструкции детали?

- Каким показателем наиболее полно оценивается экономичность выбранного метода получения заготовок?

- Как определяется и что характеризует коэффициент весовой точности?

- Как определяется норма расхода материала на деталь?

- Из чего складывается масса технологического отхода?

- Из чего складывается масса заготовительного отхода?

- Перечислите основные способы получения отливок.

- Перечислите основные этапы изготовления отливок в разовые ПГФ.

- Охарактеризуйте сущность, достоинства, недостатки и область применения литья в разовые ПГФ.

- Какие литейные свойства сплава необходимо учитывать при выборе материала отливки?

- Как выбирается положение отливки в форме?

- От чего зависят и как назначаются припуски на механическую обработку отливок?

- Какие поверхности отливки следует выбирать в качестве черновых баз?

- Каковы особенности простановки размеров на чертеже отливки?

- Как формируются технические требования к отливке на чертеже?

- Как определяется стоимость отливки?

- Перечислите основные виды горячей объёмной штамповки.

- Перечислите основные виды штамповочного оборудования.

- Как выбирается поверхность разъёма в открытых и закрытых штампах?

- Перечислите основные технологические переходы горячей объёмной штамповки.

- Перечислите основные этапы разработки чертежа поковки.

- Как определяются конструктивные характеристики поковок и её исходный индекс?

- Как определяются припуски на механическую обработку поковок и допуски размеров и формы?

- Чем определяются величины штамповочных уклонов поковки?

- Как определяются величины радиусов закругления наружных и внутренних углов поковки?

- Как проектируются углубления или отверстия в поковке?

- Как определяется стоимость штампованных заготовок?

- Укажите область целесообразного применения сварных заготовок.

- Как выполняются чертежи сварных заготовок?

- Как определяется экономический эффект сравниваемых вариантов получения заготовок?

Библиографический список

- Афонькин М.Г. Производство заготовок в машиностроении. – 2-е изд. доп. и перераб. / М.Г. Афонькин,  В.Б. Звягин. – СПб.: Политехника, 2007. – 380 с.

- Анисимов И.Ф. Проектирование литых деталей / И.Ф. Анисимов, Б.Н. Благов. – М.: Машиностроение, 1967. – 272 с.

- Озеров В.А. Основы литейного производства / В.А. Озеров, А.С. Муркина, М.Н. Сосненко. – М.: Высшая школа, 1987. – 303 с.

- Могилев В.К., Справочник литейщика / В.К. Могилев,                   О.И. Лев. – М.: Машиностроение, 1988. – 272 с.

- Справочник технолога-машиностроителя /под ред. А.Г. Косиловой, Р.К. Мещерякова, в 2-х т. – М.: Машиностроение, 1986.

- Балабанов А.Н. Технологичность конструкций машин                           / А.Н. Балабанов. – М.: Машиностроение, 1987. – 336 с.

- Бойцов В.В. Горячая объемная штамповка / В.В. Бойцов, И.Д. Трофимов. – М.: Высшая школа, 1988. – 264 с.

- Попов М.Е. Методы получения заготовок деталей машин: текст лекций / М.Е. Попов / РИСХМ. – Ростов н/Д, 1978. – 59 с.

- Моисеев М.П. Экономика технологичности конструкций                / М.П. Моисеев. – М.: Машиностроение, 1961. – 253 с.

- Барташов Л.В. Технолог и экономика / Л.В. Барташов.                      – М.: Машиностроение, 1983. – 152 с.

- Теория выбора и принятия решений: учеб. пособие. – М.: Наука, 1982. – 326 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Введение………………………………………………………………………………….. |  | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ВИДА И СПОСОБА ПОЛУЧЕНИЯ ЗАГОТОВКИ…………………………………… |  | 4 |
| 1.1. | Показатели эффективности производства заготовок. | 5 |
| 1.2. | Факторы, влияющие на выбор способа получения заготовок……………………………………………………………….. | 7 |
| 2. ПРОИЗВОДСТВО ЛИТЫХ ЗАГОТОВОК…………………………………….. |  | 10 |
| 2.1. | Материалы, применяемые для производства отливок…. | 10 |
| 2.2. | Способы получения литых заготовок……………………… | 16 |
| 2.3. | Технологические требования к конструкции литых заготовок……………………………………………………………….. | 26 |
| 2.4. | Выполнение чертежа литой заготовки……………………. | 33 |
| 2.5. | Выбор способа литья……………………………………………… | 35 |
| 2.6. | Методы окончательной обработки и контроль качества отливок………………………………………………………….. | 37 |
| 3. ПРОИЗВОДСТВО ЗАГОТОВОК ОБРАБОТКОЙ МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ……………………………………………………….. |  | 39 |
| 3.1. | Материалы, применяемые при обработке металлов давлением……………………………………………………………… | 41 |
| 3.2. | Заготовки из сортового и специального проката…….. | 41 |
| 3.3. | Производство заготовок свободной ковкой…………….. | 49 |
| 3.4. | Производство заготовок объемной горячей штамповкой…………………………………………………………………… | 52 |
| 3.5. | Технологические требования к конструкции штампованных заготовок……………………………………………….. | 62 |
| 3.6. | Завершающие операции производства поковок………. | 65 |
| 3.7. | Производство заготовок холодной объемной штамповкой…………………………………………………………………… | 69 |
| 3.8. | Производство заготовок листовой штамповкой………. | 76 |
| 3.9. | Производство заготовок из порошковых материалов. | 78 |
| 4. ПРОИЗВОДСТВО СВАРНЫХ ЗАГОТОВОК…………………………………. |  | 80 |
| 5. ПРОИЗВОДСТВО ЗАГОТОВОК ИЗ ПЛАСТИЧЕСКИХ МАСС…………. |  | 84 |
| 6. ВЛИЯНИЕ МЕТОДОВ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАГОТОВКИ НА СТРУКТУРУ И НАДЕЖНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛИ…………………………………….. |  | 87 |
| 7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ВИДА И МЕТОДА ПОЛУЧЕНИЯ ЗАГОТОВКИ……………………………………… |  | 89 |
| 7.1. | Элементы структурно-факторного анализа технологического процесса при выборе способа получения заготовки………………………………………………………………. | 94 |
| 7.2. | Выбор способа получения заготовки с применением ЭВМ……………………………………………………………………….. | 96 |
| Контрольные вопросы………………………………………………………………. |  | 100 |
| Библиографический список………………………………………………………. |  | 101 |