Введение

Современные производственные процессы характеризуются высокопроизводительной переработкой материалов, энергии и информации. В связи с этим большую значимость приобретает экономия материальных и энергетических ресурсов. В машиностроении экономное использование материальных ресурсов в значительной степени определяется выбранным методом и способом получения заготовок деталей машин.

В машиностроении существует большое количество способов получения заготовок для деталей машин. Это многообразие, с одной стороны, дает возможность существенно повысить эксплуатационные характеристики машин и механизмов за счет использования, а в некоторых случаях и улучшения свойств исходного материала, с другой – создает большие трудности при выборе рационального и экономичного способа получения заготовки. Для принятия правильного решения необходим комплексный анализ технико-экономической эффективности рассматриваемых вариантов.

В учебном пособии рассмотрены технологические особенности современных способов производства заготовок деталей машин, а также принципы выбора наиболее рационального вида и способа получения заготовок. Основное внимание в пособии сконцентрировано на производственных процессах получения заготовок литьем и обработкой металлов давлением, однако это не должно свидетельствовать о недооценки значимости других направлений производства заготовок.

В основу пособия положены лекции по курсу "Проектирование и производство заготовок", читаемые авторами в течение ряда лет.

1. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ВИДА

И СПОСОБА ПОЛУЧЕНИЯ ЗАГОТОВКИ

Полный цикл производства машин, помимо процессов механической обработки и сборки, включает в себя один из важнейших этапов - производство заготовок. Технологические процессы производства заготовок деталей предшествуют процессам их механической обработки и оказывают на них существенное влияние. Правильно выбрать способ получения заготовок - значит определить рациональный технологический процесс ее изготовления с учетом материала детали, требований к точности ее изготовления, технических условий, эксплуатационных характеристик и серийности выпуска.

Машиностроение располагает большим количеством способов получения заготовок и изготовления деталей, поэтому для принятия правильного решения выбора вида и способа получения заготовок необходим комплексный технико-экономический анализ эффективности рассматриваемых вариантов.

Особенно важно правильно выбрать вид заготовки, назначить рациональный технологический процесс изготовления в условиях автоматизированного производства, когда размеры детали при механической обработке получаются на предварительно настроенных агрегатных станках или станках с ЧПУ. В этом случае недостаточные припуски так же вредны, как и излишние, а неравномерная твердость материала или большие уклоны на заготовке могут вызвать значительные колебания в допусках размеров готовых деталей.

При современном уровне развития производства машин специалистам, занимающимся разработкой технологических процессов механической обработки деталей, необходимо иметь надлежащую подготовку в области заготовительного производства.

Решение задачи максимального приближения геометрических форм и размеров заготовки к размерам и форме готовой детали стало одной из главных тенденций технического прогресса в заготовительном производстве. Однако выбор вида заготовки для детали происходит в процессе конструирования, так как при расчете детали на прочность, износостойкость или при учете других показателей, эксплуатационных свойств конструктор исходит из физико-механических свойств применяемого материала. Следовательно, уже на стадии конструкторской проработки необходимо проводить сравнительный технико-экономический анализ различных вариантов получения заготовки, в результате чего должен быть выбран оптимальный способ получения заготовки и в дальнейшем с учетом его технологических особенностей должна быть спроектирована деталь [I1].

1.1. Показатели эффективности производства заготовок

В машиностроении под заготовкой детали принято понимать полуфабрикат, поступающий на механическую обработку, в результате которой он превращается в годную для сборки деталь.

Под технологичностью заготовки принято понимать, насколько данная заготовка соответствует требованиям производства и обеспечивает долговечность и надежность работы детали при эксплуатации. Выпуск технологичной заготовки в заданных масштабах производства обеспечивает минимальные производственные затраты, себестоимость, трудо- и материалоемкость.

При выборе способов получения заготовок для конкретных деталей в первую очередь необходимо учитывать основные факторы - себестоимость и требования к качеству - ориентироваться на то, что в данном случае является определяющим.

Оптимальное решение при выборе заготовки может быть найдено только при условии комплексного анализа влияния на себестоимость всех факторов, при обязательном условии положительного влияния способа получения заготовки на качество изделия.

При изготовлении детали значительная доля затрат падает на материал (в некоторых случаях затраты на материал составляют 60% себестоимости детали) [1,2]. Поэтому пути снижения себестоимости деталей наиболее целесообразно искать в снижении расхода материала, т.е. в выборе наиболее экономичной, рациональной заготовки.

Технологичность деталей с определенной степенью приближения может быть оценена следующими показателями: коэффициентом выхода годного (), коэффициентом весовой точности (), коэффициентом использования металла ().

Коэффициент выхода годного определяют как отношение массы заготовки  к массе исходного металла :

.

Коэффициент весовой точности определяют как отношение массы готовой детали  к массе заготовки:

.

Коэффициент использования металла оценивает отношение массы готовой детали к массе исходного металла:

.

Коэффициент выхода годного характеризует расход материала в заготовительном цехе с учетом брака и технологических отходов и т.п. Коэффициент весовой точности отражает степень приближения формы и размеров заготовки к форме и размерам детали, т.е. характеризует объем механической обработки. Коэффициент использования металла отражает общий расход металла на изготовление данной детали.

Например, масса готовой детали (механически обработанной) 300 кг, масса поковки, из которой изготавливается деталь, 500 кг, масса слитка, необходимого для получения поковки, 750 кг. Тогда:

=500/750≈0,66; =300/500≈0,6; =300/750=0,660,6≈0,4.

Коэффициент весовой точности является наиболее часто употребляемым для оценки рентабельности выбранной заготовки, так как зависит от конструкции детали и от конструкции и массы заготовки. В среднем для машиностроительных предприятий коэффициент весовой точности не превышает 0,62 для процессов ковки и штамповки, 0,68 - для процессов литья.

Необходимо отметить, что в самом понятии - выбор технологичной заготовки - заложено обязательное условие оценки ее уровня в сопоставляемых вариантах получения данной заготовки. Количественно технологичность способа получения заготовки должна определяться по удельным или нормативным показателям себестоимости по сравниваемым вариантам.

1.2. Факторы, влияющие на выбор

способа получения заготовок

В машиностроении для получения заготовок деталей используется большое количество разнообразных технологических процессов и их сочетаний. Основными из этих процессов являются различные способы литья, обработки металлов давлением, сварка, порошковая металлургия. Отливки можно получать в песчано- глинистых формах, металлических формах (кокиль), в оболочковых формах, по выплавляемым моделям, под давлением и т.д.; поковки можно получать ковкой на молотах, гидравлических прессах, штамповкой на штамповочных молотах, на кривошипных горячештамповочных прессах горизонтально-ковочных машинах и т.д.

Многообразие способов получения заготовок и их сочетаний приводит к тому, что выбор способа получения заготовки становится сложной технико-экономической задачей. Прежде всего следует определить метод получения заготовки - литьем или обработкой давлением. Обычно при выборе метода необходимо ориентироваться на то, какие эксплуатационные нагрузки деталь испытывает при работе в машине и на материал детали и требования к нему с точки зрения обеспечения служебных свойств изделия. Например, если на чертеже детали указан материал «чугун» или марка стали с индексом "Л", то эту деталь следует изготавливать из заготовки, полученной методом литья, так как чугуны в большинстве своем не могут быть подвержены обработке давлением из-за низких пластических свойств, а индекс "Л" указывает на то, что сталь обладает повышенными литейными свойствами и пониженными пластическими свойствами. При литье механические свойства детали ниже, чем при обработке металлов давлением, поэтому особо ответственные детали, к которым предъявляется высокие требования по размеру зерна, направления волокон, а также по уровни механических свойств, всегда следует изготавливать из заготовки, полученной обработкой давлением.

Среди факторов, оказывающих влияние на выбор способа получения заготовки, можно выделить следующие.

Характер производства. Для мелкосерийного и единичного типов производства целесообразно использование в качестве заготовок горячекатаного проката, отливок, подученных литьем в песчано-глинистые формы, поковок, подученных свободной ковкой. Эти методы обуславливают большие припуски в напуски, значительный объем последующей механической обработки.

В условиях крупносерийного и массового производств рациональны такие способы получения заготовок, как горячая объемная штамповка, литье в кокиль и под давлением, в оболочковые формы и по выплавляемым моделям. Применение этих способов позволяет значительно сократить припуски на механическую обработку (в среднем на 25-30% к массе заготовки), снизить трудоемкость изготовления деталей [3].

Материал детали. Целесообразно применение материалов, обеспечивающих необходимые конструктивные и эксплуатационные свойства, имевших повышенную обрабатываемость на всех этапах производства. Иными словами, материалы должны обладать необходимым запасом определенных технологических свойств - ковкостью, штампуемостью, жидкотекучестью, свариваемостью, обрабатываемостью.

Необходимым технологическим свойством для деформируемых материалов является пластичность. Чем ниже пластичность материала, тем сложнее технологический процесс обработки давлением, тем выше себестоимость детали. Особенно жесткие требования по технологической пластичности предъявляются к тем сплавам, изделия из которых подвергают холодной обработке давлением - выдавливанию, вытяжке, гибки, формовке.

При выборе способа получения отливок также необходимо учитывать технологические свойства сплавов. Например, если материал обладает пониженными литейными свойствами, не рекомендуется использовать такие способы, как литье в кокиль или литье под давлением, так как из-за низкой податливости металлических форм могут возникнуть литейные напряжения, коробление отливки, трещины. В таких случаях целесообразно использование оболочкового литья или литья в песчано-глинистые формы.

Для ответственных тяжело нагруженных деталей, для деталей, работающих в условиях переменных нагрузок, в качестве заготовок целесообразно использовать поковки, т.е. заготовки, полученные ковкой или штамповкой, поскольку в процессе деформирования создается мелкозернистая направленная волокнистая структура, значительно повышающая физико-механические свойства материала.

Размеры, масса и конфигурация детали. На удельную трудоемкость механической обработки существенное влияние оказывает масса детали. Удельная стоимость отливок и поковок растет с уменьшением их массы, особенно резко при массе до 20 кг. Указанная закономерность является общей для всех способов получения заготовок и деталей.

Размеры детали в ряде случаев при выборе способа получения заготовки играют решающую роль. Так, для многих способов литья размеры отливки ограничены техническими возможностями применяемых оборудования и инструмента. Точно так же на имеющемся универсальном оборудовании для горячей объемной штамповки невозможно получение поковок массой более 1000 кг.

Качество поверхности и точность заготовок. Использование точных, прецизионных способов обеспечивает достаточную чистоту поверхности и высокую точность заготовок. Совершенствование процессов ковки и штамповки позволяет получить заготовки, параметры шероховатости поверхности и точность размеров которых соответствуют достигаемым при механической обработке. Специальные виды штамповки обеспечивают получение деталей, пригодных для сборки без дополнительной обработки резанием. Большинство специальных методов литья (литье в кокиль, в оболочковые формы, под давлением, по выплавляемым моделям и др.) позволяют получить точные отливки, соответствующие 12-му - 15-му квалитетам точности и параметрам шероховатости Rа=6,3…3.2 мкм.

Таким образом, прежде чем выбрать заготовку для изготовления той или иной детали, необходим сравнительный технико-экономический анализ, который следует провести для конкретной детали, изготавливаемой из определенного материала в определенных условиях производства. Только в этом случае выбранный вариант получения заготовки может быть оценен как оптимальный.

2. ПРОИЗВОДСТВО ЛИТЫХ ЗАГОТОВОК

Сущность литейного производства заключается в получении жидкого сплава требуемого состава и заливке его в заранее приготовленную форму. Литье является одним из наиболее распространенных методов формообразования. По сравнению с другими методами получения заготовок литье обладает рядом преимуществ: изготовление заготовок с наибольшими коэффициентами использования металла и весовой точности; изготовление отливок практически неограниченных габаритов и массы; получение заготовок из сплавов, не поддающихся пластической деформации и трудно обрабатываемых резанием. Современный уровень литейного производства позволяет изготовлять литьем многие ответственные детали машин.

Качество отливок, наличие в них внутренних и наружных дефектов зависят от ряда факторов, и прежде всего от того, насколько грамотно выбран технологический процесс получения отливки из данного конкретного сплава, насколько правильно сконструирована литая заготовка.

2.1. Материалы, применяемые для производства отливок

К металлам и сплавам, используемым при изготовлении отливок, предъявляются следующие требования:

1) состав их должен обеспечивать получение в отливке заданных физико-технических и физико-химических свойств; свойства и структура должны быть стабильными в течение всего срока эксплуатации отливки;

2) они должны обладать хорошими литейными свойствами (высокой жидкотекучестью, небольшой усадкой, низкой склонностью к образованию трещин и поглощению газов), хорошо свариваться;

3) должны легко обрабатываться режущим инструментом;

4) не должны быть токсичными и вредными для производства.

5) должны обеспечивать технологичность в условиях производства, быть экономичными, содержать дешевые недефицитные материалы.

К основным литейным свойствам относятся:

Жидкотекучесть - способность металлов и сплавов в жидком состоянии заполнять форму и воспроизводить в отливке ее очертания.

Склонность к поглощению газов - способность литейных сплавов поглощать газы, являющиеся вредными примесями, которые приводят к браку отливок по газовой пористости. На образование газовой пористости влияет материал формы; чем выше газопроницаемость формы, тем меньше образуются подобные дефекты в отливках.

Усадка - уменьшение линейных и объемных размеров отливки при ее затвердевании и охлаждении. Чем больше усадка, тем больше вероятность получения дефектов усадочного происхождения: пор, раковин, трещин, коробления и т.п.

Ликвация - неоднородность сплава по химическому составу в разных частях отливки.

Значение технологических свойств литейных сплавов должно быть учтено при выборе материала детали при изготовлении ее из отливки. Во всех случаях при прочих равных условиях следует отдавать предпочтение сплавам с лучшими литейными свойствами.

Наибольшее количество отливок для различных областей промышленности изготовляют из сплавов на основе железа (стали и чугуны), меди (бронзы и латуни), алюминия, магния, титана. В некоторых областях промышленности используют сплавы на основе никеля, цинка, кобальта, свинца и олова.

Чугуны являются наиболее распространенным материалом для изготовления фасонных отливок. Чугунные отливки по массе составляют около 80% от общего числа отливок. Чугун получил широкое распространение благодаря хорошим технологическим свойствам и относительной дешевизне по сравнению с другими сплавами.

Серый чугун - наиболее дешевый литейный сплав, обладающий высокой жидкотекучестью (табл.1). Незначительная усадка (0,9…1,3%) позволяет получить высокое качество отливок (без коробления, трещин, раковин и других дефектов). Серый чугун малочувствителен к надрезам, выточкам и другим концентраторам напряжений, широко используется для изготовления деталей станин, дизелей, компрессоров.

В связи с повышенной хрупкостью и низкой пластичностью нельзя использовать серый чугун для деталей машин, подвергающихся ударным нагрузкам.

Таблица 1

Механические свойства отливок из серого чугуна ГОСТ 1412-85

| Марка чугуна | , МПа | , МПа | Твердость НВ, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| СЧ10 | 100 | 174 | 1402…2246 |
| СЧ15 | 150 | 314 | 1599…2246 |
| СЧ18 | 180 | 358 | 1668…2246 |
| СЧ20 | 200 | 392 | 1668…2364 |
| СЧ25 | 250 | 451 | 1766…2452 |
| СЧ30 | 300 | 490 | 1775…2501 |
| СЧ35 | 350 | 539 | 1932…2638 |

Ковкий чугун - конструкционный материал, используемый для изготовления мелких тонкостенных отливок (толщина стенок не белее 40-50 мм) для сельскохозяйственных машин, автомобилей, арматуры и других деталей (табл.2). Хлопьевидная форма графита придает ему высокую прочность и пластичность, однако, у ковкого чугуна более низкие литейные свойства, чем у серого.

Таблица 2

Механические свойства ковкого чугуна ГОСТ 1215-79

| Марка чугуна | , МПа | , % | Твердость НВ, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| КЧ30-6 | 194 | 6 | 981…1599 |
| КЧ35-10 | 333 | 10 | 981…1599 |
| КЧ37-12 | 362 | 12 | 1078…1599 |
| КЧ45-7 | 441 | 7 | 1471…2030 |
| КЧ65-3 | 637 | 3 | 2079…2638 |
| КЧ70-2 | 686 | 2 | 241…285(кгс/мм2) |
| КЧ80-1,5 | 784 | 1,5 | 270…320(кгс/мм2) |

Высокопрочный чугун с шаровидной формой графита широко используется как конструкционный материал для отливок ответственных тяжелонагруженных и толстостенных деталей: крупные коленчатые валы, шестерни, прокатные валки и другие детали кузнечно-прессового оборудования, работающие в условиях ударных нагрузок (табл.3).

Таблица 3

Механические свойства высокопрочного чугуна ГОСТ 7293-85

| Марка чугуна | , МПа, не менее | , % | Твердость НВ, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| ВЧ38-17 | 373 | 17 | 1373..1668 |
| ВЧ45-5 | 441 | 5 | 1570…2158 |
| ВЧ50-7 | 490 | 7 | 1678…2364 |
| ВЧ50-2 | 490 | 2 | 1766…2550 |
| ВЧ60-2 | 600 | 2 | 1962…2747 |
| ВЧ70-2 | 686 | 2 | 2246…2943 |
| ВЧ80-2 | 784 | 2 | 2453…3237 |
| ВЧ100-2 | 981 | 2 | 2649…3532 |

Стали. В настоящее время стальные отливки используют во всех отраслях машиностроения и по объему производства они занимают второе место после чугунов. Из сталей отливают детали, к которым предъявляют повышенные требования по прочности, пластичности, надежности и долговечности в процессе эксплуатации. Многие стали хорошо сваривается, что позволяет изготовлять сложные сварно-литые конструкции.

В зависимости от назначения литой детали и требований к ней конструкционные нелегированные и легированные стали разделены (согласно ГОСТ 977-88) на три группы:

1) для изготовления отливок общего назначения;

2) ответственного назначения;

3) особо ответственного назначения.

Большую часть фасонных отливок (около 65%) изготовляют из углеродистых конструкционных сплавов (табл.4). В ГОСТ 977-88 предусмотрено таких сорок пять марок легированной конструкционной стали (табл.5).

Таблица 4

Свойства углеродистых конструкционных литейных сталей

ГОСТ 977-88

| Марка стали | Содержание С, % | Механические свойства после нормализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | , МПа | , МПа | , % |
| 15Л | 0,12…0,2 | 400 | 200 | 24 |
| 20Л | 0,17…0,25 | 420 | 220 | 22 |
| 25Л | 0,22…0,3 | 450 | 240 | 19 |
| 45Л | 0,42…0,5 | 550 | 320 | 12 |
| 55Л | 0,52…0,6 | 600 | 350 | 10 |

На отливки из высоколегированных сталей со специальными свойствами установлен ГОСТ 977-88. Стандартом установлено тридцать марок сталей. ГОСТ 21357-87 установлен на отливки из хладостойкой и износостойкой стали для деталей машин и металлоконструкций, эксплуатируемых при температурах до -60°С. К числу этих сталей относят углеродистые и легированные конструкционные (15ЛС, 35МЛС, З0ХМЛС), а также высоколегированные со специальными свойствами (10Х18Н9МЛС, 110Г13МЛС). Буква "С" в конце марки указывает, что эта сталь предназначена для работы при температурах до -60°С.

Таблица 5

Механические свойства конструкционных легированных сталей

после термической обработки (закалка, отпуск) ГОСТ 977-88

| Марка стали | , МПа | , МПа | , % |
| --- | --- | --- | --- |
| 35ГЛ | 600 | 350 | 14 |
| 45ФЛ | 700 | 500 | 12 |
| 35ХМЛ | 700 | 550 | 12 |
| 35ХГСЛ | 800 | 600 | 10 |
| 20ХГСНДМЛ | 650 | 500 | 12 |
| 25Х2Г2ФЛ | 1400 | 1200 | 5 |

Процесс изготовления стальных отливок значительно сложнее, чем чугунных, так как литейные свойства у стали ниже, чем у чугуна. Для предупреждения образования усадочной пористости необходимы большие прибыли, объем которых может достигать 60% объема отливки, что приводит к увеличению расхода металла в 1,6 раза. Все это снижает коэффициент использования металла, повышает себестоимость деталей.

В структуре литейного производства литье из цветных металлов и сплавов составляет около 4%. Особенно широкое применение нашли алюминиевые сплавы, составляющие около 70% общего выпуска цветного литья.

Литейные алюминиевые сплавы (ГОСТ 1583-93) обозначают буквами АЛ и цифрами, указывающими номер сплава (АЛ1, АЛ2, АЛЗ). В зависимости от химического состава их разделяют на пять групп:

I - система алюминий - кремний (силумины);

II - система алюминий - кремний – медь;

III - система алюминий – медь;

IV - система алюминий – магний;

V - система алюминий - прочие компоненты.

Химический состав и механические свойства литейных алюминиевых сплавов представлены в ГОСТ 1583-93, в который включено тридцать семь марок сплавов.

Основными достоинствами медных сплавов являются высокая коррозионная стойкость в любых средах, в также хорошие антифрикционные свойства. Однако стоимость сплавов на медной основе значительно дороже чугуна и стали.

Латуни - ГОСТ 17711-80, наиболее распространенные медные сплавы, характеризующиеся высокими технологическими и механическими свойствами. Используются для разнообразного фасонного литья.

Оловянные бронзы - ГОСТ 613-79, широко применяют для изготовления литой арматуры, подшипников, шестерен. Оловянные бронзы имеют хорошие литейные свойства, позволяющие получать сложные по конфигурации отливки. Однако малая прочность, высокая стойкость ограничивают их применение.

Безоловянные бронзы - ГОСТ 493-79, используемые как заменители оловянных, не содержат олова, в зависимости от основного легирующего элемента их подразделяют на алюминиевые, свинцовые и др. Они отличаются повышенными механическими, коррозионными и антифрикционными свойствами. Однако литейные свойства их значительно хуже, обладают большой (до 2,2%) усадкой, склонны к трещинообразованию.

Производство отливок из титановых сплавов является одним из перспективных видов литья, что объясняется сочетанием у них ряда ценных свойств: малой плотности (4,43…4,6 г/см3), большой удельной прочности, значительной прочности при повышенных температурах. Благодаря высокой коррозионной стойкости ко многим химически активным средам титановые сплавы используют в химическом машиностроении, в цветной металлургии, в ракетостроении, авиации, судостроении. Однако распространение их в технике сдерживается высокой стоимостью титана.

Следует отметить, что при выборе способа получения литой заготовки необходимо в первую очередь учитывать технологические свойства сплавов: чем ниже эти свойства у сплава, тем сложнее технология литья, тем больше вероятность снижения качества отливок.

2.2. Способы получения литых заготовок

Современные способы получения заготовок литьем достаточно широко обеспечивают заданные параметры точности и шероховатости, физические и механические свойство заготовок. Поэтому при выборе способа получения заготовки необходимо оценивать все                                                       преимущества и недостатки рассматриваемого, сопоставляемого варианта.

В литейном производстве используются различные виды технологических процессов получения отливок. Различия между ними определяются главным образом характером материалов, из которых получают литейные формы, способом изготовления форм и условиями заливки расплавленного металла.

Литейные формы изготовляется из различных материалов. Чаще всего отливки получают в литейных формах, изготовленных из формовочных и стержневых смесей, основой которых является кварцевый песок. Одна из основных операций изготовления таких литейных форм заключается в уплотнении смесей.

В отличие от литья в обычных песчаных формах все остальные технологические процессы получения отливок часто считают специальными видами литья. К ним относятся: литье в оболочковые формы, литье по выплавляемым моделям, литье по газифицируемым моделям, литье в металлические формы, литье под давлением, центробежное литье.

Кроме различных формовочных смесей, для изготовления литейных форм применяют и другие материалы, металлы, гипс, цемент. В качестве металлов для изготовления литейных форм применяют чугун, сталь, алюминиевые сплавы. Технологические процессы получения отливок в таких формах называют литьем в металлические формы.

В зависимости от условий заливки жидкого металла в литейные формы выделяют такие виды литья, как литье под давлением и центробежное литье.

Способ литья в обычные песчаные формы является наиболее распространенным и применяется для получения отливок из всех литейных сплавов с широким диапазоном в отношении размеров и массы.

Специальные веды литья не обладают универсальностью, но позволяют получать отливки с более высокой точностью и качеством поверхности, а также обеспечивает экономию металла.

Литье в песчано-глинистые в формы (ПГФ). Такие формы служат для получения только одной отливки и поэтому их называют иногда разовыми.

Форма (рис.1) состоит из двух полуформ 1 и 2, изготовленных из влажной песчано-глинистой смеси, которую уплотняют в металлических рамках 7 и 9, называемых опоками. Полость формы 3, имеющую очертания будущей отливки, получают с помощью                      модели 10. Чтобы образовать отверстие в отливке, в форму устанавливают стержень 5, который изготавливают отдельно от формы из песчано-глинистой стержневой смеси, уплотняемой в стержневом ящике 12. Для обеспечения правильной установки и надёжной фиксации стержня в форме выполняют гнёзда, называемые знаками, которые образуются выступами – гнёздами 11 модели 10.

Рис.1. Литейная форма

Полость формы заполняют расплавом через каналы 6, называемые литниковой системой. Перед заливкой нижнюю и верхнюю полуформы соединяют стальными цилиндрическими штырями, которые вставляют в отверстия приливов 8 опок. Для предупреждения подъёма верхней полуформы под действием давления поступающего расплава на собранную форму устанавливают груз 4.

Жидкий сплав, залитый в литейную форму, затвердевает, и образуется отливка. Затем отливка извлекается из формы, подвергается обрубке и очистке, а в случае необходимости и термической обработке.

Литье в песчано-глинистые формы является наиболее распространенным и универсальный способом литья и применяется во всех видах производства от индивидуального до массового для получения отливок из любых литейных сплавов, самых различных по конфигурации, размеру и массе. Формовку производят по деревянным или металлическим моделям.

Процесс изготовления литейных форм может осуществляться или вручную, или на различного вида формовочных машинах. В настоящее время ручная формовка применяется для мелких и средних отливок только в условиях индивидуального и мелкосерийного производства, а также для отливок очень больших габаритов и массы.

Машинная формовка имеет большие преимущества в сравнении с ручной. Она в несколько раз производительнее, обеспечивает получение более точных и качественных отливок.

Для обеспечения высокой производительности при машинной формовке требуется обязательное соблюдение ряда условий. Одним из этих условий является необходимость изготовления литейной формы в двух опоках, изготовление формы в большом количестве опок не только сильно затрудняет процесс ее получения на машинах, но и снижает точность размеров отливки.

Точность размеров отливки зависит от качества изготовления формы и свойств литейного сплава (отклонения от номинальных размеров в среднем -7%). Точность размеров отливок из чугуна и стали регламентируется ГОСТ 26645-85.

Литьем в ПГФ можно получить отливки с шероховатостью поверхности RZ= 320…40 мкм и точностью, соответствующей 14-му и 17-му квалитетам, в зависимости от материала формовочной смеси, материала модели, способа формовки.

При литье в ПГФ около 15…25% массы отливки превращается в стружку при механической обработке. Применение специальных методов литья дает возможность снизить припуски на механическую обработку и количество стружки до 5…7%. Преимущество специальных методов литья состоит не только в снижении объема механической обработки, но и в уменьшении массы литниковой системы и резком снижении формовочных материалов.

Литье в оболочковые формы является одним из сравнительно новых технологических процессов, обеспечивающих получение отливок с более высокой точностью и лучшим качеством поверхности по сравнению с рассмотренным уже способом литья в обычные песчано-глинистые формы.

Литейная форма при этом способе получается в виде прочной оболочки толщиною 5…15 мм. Для получения такой формы необходимы подогреваемые до 300…400°С металлические модельные плиты, стержневые ящики и специальные формовочные смеси, состоящие из мелкого кварцевого песка и термореактивной смолы. Термореактивные смолы, входящие в состав формовочной смеси, имеют свойство при нагревании плавиться и переходить в жидкое состояние, а при дальнейшем тепловом воздействии - необратимо отвердевать в результате химических превращений (процесса полимеризации).

Оболочковая форма состоит из двух полуформ с горизонтальной или вертикальной плоскостью разъема и стержней; для изготовления оболочковых форм в производстве используются различные типы машин, основное назначение которых - формирование и съем оболочек; процесс легко поддается механизации и автоматизации.

Собранную оболочковую форму заливают жидким сплавом. При нагреве свыше 600°С у оболочковых форм начинается очень заметное падение прочности, а при 700°С начинается процесс выгорания термореактивной смолы. Поэтому после заливки сплава в оболочковую форму и его затвердевания форма легко разрушается.

Оболочковые формы могут использоваться для получения отливок из любых литейных марок чугуна и стали, а также цветных сплавов. Масса отливок – ограничена (до 25…30 кг, в отдельных случаях - до 100 кг и даже несколько больше). Это объясняется тем, что с повышением массы отливок необходимо увеличивать толщину оболочки (для увеличения ее прочности). Но изготовлять оболочки толщиною более 12…15 мм экономически нецелесообразно.

Применение мелкозернистого песка и термореактивной смолы при изготовлении оболочковых форм способствует получению отливок с точностью, соответствующей 14-му-15-му квалитетам, и шероховатостью поверхности RZ= 160…20 мкм. При этом способе литья благодаря повышению точности и улучшению качества поверхности можно сократить объем механической обработки и сэкономить металл. Вследствие того, что в процессе изготовления снятие оболочки с модельной плиты осуществляется с помощью толкателей, величина формовочных уклонов на вертикальных стенках отливок (по положению при формовке) может быть уменьшена. Лучшее заполнение жидким сплавом позволяет рекомендовать минимально допустимую толщину стенок у мелких деталей из серого чугуна                                                        2…2,5 мм, высокопрочного чугуна и стали – 3…4 мм, из цветных сплавов -1,5…2,0 мм.

Основным недостатком способа литья в оболочковые формы является высокая стоимость термореактивных смол.

Опыт показывает целесообразность перевода на литье в оболочковые формы ряда деталей химического машиностроения, которые изготовляются из высоколегированных сплавов, трудно поддающихся механической обработке. Наиболее рационально применение литья в оболочковые формы при массовом и крупносерийном производстве.

В номенклатуру отливок, получаемых в оболочковых формах, входят разнообразные детали: конические и цилиндрические шестерни, звездочки цепных передач, коленчатые валы, ребристые цилиндры мотоциклов, вентили, вилки, рукоятки, муфты, фланцы, вкладыши подшипников и др.

Литье по выплавляемым моделям представляет собой модернизацию очень древнего способа производства художественного литья с применением восковых выплавляемых моделей. Современный способ литья по выплавляемым моделям основан на применении моделей, изготовляемых из легкоплавких материалов и огнеупорных красок или покрытий, наносимых на поверхности моделей. Литейная форма при этом способе получается без разъема, благодаря чему появляется возможность получения у отливок высокой точности размеров и качества поверхностей.

Литье по выплавляемым моделям заключается в следующем. Вначале по чертежу отливки изготовляется пресс-форма, которая в дальнейшем служит для получения моделей из легкоплавких материалов.

Для получения моделей в пресс-формах применяются различные легкоплавкие материалы или составы (парафин, стеарин, канифоль и др.), температура плавления которых лежит в пределах 50…60°С.

Полученные модели после извлечения из пресс-форм собирают в блоки с единой литниковой системой и погружают в эмульсию (маршалит, каолин и графит, находящиеся во взвешенном состоянии в воде с примесью жидкого стекла), а затем просушивают и выплавляют. Полученную модель заформовывают в неразъемные песчаные формы, которые прокаливают при 850…900°С, в результате чего остатки модели окончательно удаляются. В образовавшиеся полости заливают металл при нормальном давлении или под давлением 0,1…0,2 МПа.

Данный способ наиболее рентабелен при крупносерийном и массовом производстве мелких, но сложных и ответственных деталей с высокими требованиями к точности размеров и чистоте поверхности. Для изготовления отливок по выплавляемым моделям могут применяться любые литейные сплавы - стали, чугуны, цветные, жаропрочные и др. Этот способ позволяет получить отливки массой от нескольких граммов до 1000 кг, однако оптимальная масса отливок находится в пределах 0,2…12 кг. Данный способ обеспечивает точность до 13-го квалитета и параметр шероховатости поверхности                                     RZ =80…10 мкм.

Литье по газифицируемым моделям. Способ изготовления отливок по газифицируемым моделям позволяет повысить точность крупных отливок. Суть способа состоит в том, что литейная модель изготовляется из материала (пенополистирола), способного газифицироваться (переходить в газообразное состояние) под действием тепла жидкого металла. Такая модель формуется в любую формовочную смесь и не извлекается из формы, а, газифицируясь, последовательно освобождает полость формы жидкому металлу, который, затвердевая, образует отливку. Пары и газы уходят через вентиляционные отверстия. Другие способы удаления заформованных моделей - возгонка (нагрев при 300…450°С без доступа воздуха) и растворение модели в дихлорэтане или бензоле. Литье по удаляемым полистироловым моделям позволяет получить точные отливки практически без ограничений по конфигурации.

Литье в металлические формы (кокиль). Один из прогрессивных способов литья. Металлические формы изготовляются из серого чугуна, реже из стали или алюминиевых сплавов. Отличительной чертой металлических форм является многократность использования, за что их иногда называют постоянными. Другим характерным свойством металлических форм является высокая теплопроводность. Вследствие этого процесс кристаллизации сплавов протекает с большой скоростью. Это приводит к образованию мелкозернистой структуры, что в свою очередь сказывается на повышении механических свойств металла отливок. Исключением из этого общего положения может явиться серый чугун. Большая скорость охлаждения серого чугуна в металлической форме может привести к образованию так называемого отбела, т.е. получению структуры белого чугуна, характеризующегося высокой твердостью и хрупкостью, недопустимыми для большинства машиностроительных деталей.

Металлические формы с металлическими стержнями применяются преимущественно для получения небольших по размерам деталей из цветных сплавов. Детали значительных размеров и сложной конфигурации отливают в полуметаллических формах (с песчаными стержнями).

Точность и шероховатость поверхности отливок, получаемых в металлических формах, зависит от многих факторов и в первую очередь от методов изготовления самих металлических форм.

Литые, механически необработанные металлические формы, используемые для отливок из стали и чугуна, могут обеспечить точность, соответствующую 17-му квалитету, и шероховатость RZ=320…240 мкм.

Формы, изготовленные механической обработкой, применяемые для отливок из цветных сплавов, могут обеспечить точность до 15-го квалитета, шероховатость поверхности RZ=80…20 мкм.

Повышенная скорость охлаждения при литье в металлические формы снижает дефекты ликвации и усадки, улучшает структуру и повышает механические свойства сплавов на 10…15%. Более плотная структура особенно необходима для деталей гидроаппаратуры. Отливки из чугуна с отбеленной поверхностью используются для деталей, работавших в условиях абразивного износа: валки,                                                         катки и т.д.

Недостатки литья в металлические формы:

- отсутствие податливости формы затрудняет усадку, поэтому этим способом нельзя получать детали сложной конфигурации;

- отсутствие газопроницаемости формы приводит к образованию подкорковых газовых раковин;

- высокая стоимость формы и низкая ее стойкость.

Литье под давлением. Металл заливают в постоянные стальные формы под давлением. Избыточное давление увеличивает скорость течения металла в литейной форме и вызывает как бы повышение его жидкотекучести. Литейные формы имеют сложную конструкцию и работают в очень тяжелых условиях циклического воздействия высоких температур и избыточного давления.

При литье под давлением заполнение формы происходит очень быстро (0,1…0,2 с). Поэтому в отливках часто образуются мелкие включения газа. Большая точность и хорошее качество                             поверхности - преимущества литья под давлением. Способ                               обеспечивает высокую производительность, точность размеров, соответствующую 10-му - 12-му квалитету, и шероховатость поверхности до RZ=40…20 мкм. Последующая механическая обработка, как правило, не требуется.

Этот вид литья применяют для массового изготовления небольших и средних деталей преимущественно из легкоплавких сплавов (алюминиевых, медноцинковых и др.). Для отливки стальных и чугунных деталей пресс-формы необходимо изготовлять из жаропрочных сталей. Масса отливаемых деталей - от нескольких граммов до нескольких килограммов и ограничивается мощностью машин.

Центробежное литье. Применяется для отливки цилиндрических полых деталей типа труб. Металл заливают во вращающиеся чугунные или стальные формы, где он уплотняется действием центробежных сил.

Для центробежного литья применяют машины с горизонтальной или вертикальной осью вращения. Точность отливки и качество поверхности определяются видом применяемой формы: постоянной металлической или разовой. Разовые формы бывают песчано-глинистые, керамические или собранные из стержней. Масса отливок может быть от нескольких килограммов до нескольких тонн.

Технологичность литых деталей, получаемых литьем центробежным способам, зависит от типа формы. Качество отливок выше, чем при обычном литье. Экономия металла достигается за счет устранения прибылей и литников.

Штамповка жидкого металла. Сущность метода заключается в том, что жидкий металл подают непосредственно в металлическую форму, и под давлением прессующего пуансона происходит уплотнение залитого металла. Этот метод объединяет в себе процессы литья, горячей объемной штамповки и выдавливания [1]. Основное оборудование для штамповки из жидкого металла - фрикционные или гидравлические прессы. Конструкция форм аналогична закрытым штампам для горячей объемной штамповки, материал форм - теплостойкие стали типа ХВГ, ЗХВ8.

Используют этот метод при серийном и крупносерийном производстве. Заготовки из цветных сплавов могут быть получены массой до 300 кг, из черных металлов - меньшей массой. Механические свойства заготовок не уступают кованным и штампованным. Точность заготовок по 11-му … 14-му квалитету, параметр шероховатости поверхности RZ=1,5…1,25 мкм. К недостаткам процесса можно отнести низкий срок службы форм, а также сложность точной дозировки жидкого металла.

Электрошлаковое литье. К электрошлаковым относятся следующие способы получения отливок: электрошлаковое литье в водоохлаждаемый кристаллизатор (ЭШЛ) и электрошлаковая тигельная плавка (ЭШТП) с последующей разливкой металла во вращающийся кокиль (электрошлаковое центробежное литье) или стационарный кокиль (электрошлаковое кокильное литье).

Электрошлаковое литье (ЭШЛ) основано на электрошлаковом процессе плавления расходуемого электрода, изготовленного из металла обычного производства. Электрод расплавляют с использованием теплоты, выделяющейся в электропроводном шлаке при прохождении через него тока.

Жидкий металл с оплавляемого конца электрода (рис.2), погруженного в шлаковую ванну, поступает в литейную форму, не соприкасаясь с воздухом. При ЭШЛ полностью исключается взаимодействие жидкого металла с металлом формы. Ванна расплавленного синтетического шлака, температура которой на 150…200ºС выше температуры плавления металла электрода, служит активной рафинирующей средой и очищает жидкий металл от неметаллических включений и газов. Рафинирование металла происходит при контакте металла с высокоактивным шлаком, в основном в пленке металла на оплавляющемся конце электрода, а также при прохождении капель электродного металла через шлаковую ванну, и на границе раздела шлака и металлической ванны. Изменяя состав применяемого шлака, можно эффективно управлять избирательным рафинированием переплавляемого металла от тех или иных примесей, что является весьма важным преимуществом ЭШЛ перед другими процессами литья.

Рис.2. Схема электрошлакового литья: 1 – расходуемый электрод;

2 – шлаковая ванна; 3 – металлическая ванна; 4 – отливка;

5 – литейная форма; 6 – поддон

Отливка при ЭШЛ кристаллизуется в тонкой корочке шлакового гарнисажа, благодаря чему она имеет поверхность, как правило, не требующую механической обработки. В результате замедленной и строго направленной кристаллизации небольшого количества жидкого металла обеспечиваются его высокая химическая и структурная однородность.

ЭШЛ широко применяют в производстве полых слитков, сосудов высокого давления, корпусов запорной арматуры для энергоблоков тепловых и атомных электростанций, коленчатых валов судовых дизелей, валков для станов холодной прокатки, штампованной оснастки и т.д.

Для осуществления ЭШЛ не требуются плавильные печи, разливочные ковши, формовочные смеси и ПГФ. Отливку выплавляют без прибыльной части, исключена возможность образования усадочной раковины и осевой рыхлости, нет литниковой системы.

Масса отливок колеблется от нескольких десятков граммов (зубные протезы и коронки) до нескольких десятков тонн (коленчатые валы судовых дизелей, бандажи цементных печей и др.).

В отливках допускаются резкие переходы от одного сечения к другому, наличие острых углов. Технологические уклоны составляют 2…4º. Минимальная толщина стенок отливок 50…60 мм для неподвижных литейных форм, 15…20 мм для подвижных литейных форм.

Оборудование для ЭШЛ отличается надежностью и простотой в обслуживании, позволяет получать стальные отливки от нескольких килограммов до десятков тонн.

2.3. Технологические требования

к конструкции литых заготовок

При конструировании литых деталей должны соблюдаться требования общей литейной технологии, изложенные в РТМ 12-60 "Элементы конструкции литых деталей" и ОСТ 3-1284-72 "Отливки. Конструктивные элементы".

Проектирование высокотехнологичных литых деталей требует от конструктора определенных знаний в области литейного производства. В первую очередь необходимо знать свойства литейных сплавов, понимать явления, связанные с процессами кристаллизации и охлаждения сплавов в литейных формах, и знать особенности разнообразных технологических процессов изготовления литейных форм. Значительное влияние на конструкцию литых деталей оказывают технологические и прежде всего литейные свойства сплавов. К ним относятся – жидкотекучесть, усадка, склонность к ликвации. Особенно высокие требования к технологичности конструкции литых деталей предъявляет машинная формовка.

Разработка технологического процесса изготовления отливки начинается с рассмотрения возможных вариантов ее расположения в форме. Поверхность, по которой при сборке формы соединяются ее части (нижняя и верхняя), называется поверхностью разъема. Если деталь располагается в обеих частях формы, то поверхность разъема чаще всего является поверхностью разъема для модели.

Разъем формы и модели лучше всего иметь по плоскости. Сложная форма поверхности разъема значительно усложняет и удорожает процесс изготовления модели или модельных плит.

При выборе варианта разъема формы следует стремиться к тому, чтобы модель в процессе изготовления могла беспрепятственно извлекаться из формы. Для определения возможности свободного удаления модели из формы обычно пользуются правилом световых лучей. Свободное удаление модели из формы возможно только в том случае, если при просвечивании детали параллельными лучами перпендикулярно плоскости разъема нигде не возникает затемненных участков. Здесь надо отметить, что путем усложнения процесса изготовления литейной формы возможно получить отливку любой сложности. В этом случае затемненный участок, образующийся при просвечивании детали, выполняется в форме с помощью стержня. При ручной формовке стержень может быть заменен подрезкой. Этого же результата можно добиться, выполняя части модели, мешающие выемке, отъемными или выдвижными. Все эти способы усложняют и удорожают формовку.

Анализ конструкций отливок показывает, что для большинства из них может быть выбрано несколько вариантов разъема литейной формы. Поэтому при проектировании литой детали сложной конфигурации вначале следует определить основу ее геометрической формы и проанализировать возможные для нее варианты разъема литейной формы. Выбор оптимального варианта разъема обычно определяется в процессе дальнейшего проектирования детали и усложнения ее конфигурации различными элементами.

Внутренние полости литых деталей должны иметь достаточное количество окон или отверстий, размеры и расположение которых могут обеспечить правильное и устойчивое положение стержней в литейной форме. Если по условиям работы проектируемая деталь должна иметь какую-то целиком закрытую полость, то в ее конструкции также следует предусмотреть окно или отверстие, которое в дальнейшем должно закрываться крышкой или заглушкой. Эти окна, или отверстия, необходимые только по чисто технологическим соображениям, называют технологическими.

Помимо вопросов, касающихся изготовления литейной формы, при определении поверхности разъема необходимо еще учитывать вопросы, связанные с качеством металла, получаемого в отдельных частях литейной формы, и с последующей механической обработкой отливки.

При заполнении формы жидким металлом всевозможные загрязнения формы и самого металла поднимаются в верхние горизонты полости формы. Растворенные в металле газы, выделяющиеся в процессе кристаллизации, могут не успеть полностью из него выйти и остаются также в верхних частях отливки. Здесь же обычно сосредотачиваются и дефекты металла, связанные с процессом усадки сплавов. Лучшее качество металла получается на поверхностях отливки, расположенных в литейной форме при ее заливке жидким металлом, или в нижнем горизонтальном (наклонном) положении, или в вертикальном положении. Поэтому наиболее ответственные или обрабатываемые с малой шероховатостью поверхности литых деталей следует располагать в нижней части формы или в вертикальном положении. Очень большое значение при механической обработке отливок имеют базовые поверхности. От их выбора и точности получения зависит результат механической обработки. Поэтому базовые поверхности отливок необходимо располагать только в одной части формы и не допускать их пересечения поверхностью разъема. Если есть возможность расположить отливку в одной части формы, то ее, как правило, следует использовать. Такой вариант разъема литейной формы упрощает процесс изготовления модели и самой формы, гарантирует получение отливок с более высокой точностью.

Чтобы облегчить процесс извлечения моделей, при изготовлении песчаных форм на их поверхностях, расположенных перпендикулярно плоскости разъема, обязательно выполняют литейные уклоны. Если в чертеже литой детали конструктор не учитывает этой технологической необходимости, то в процессе изготовления модельного комплекта формовочные уклоны будут выполнены в соответствии с ГОСТ 3212-80.

Величина формовочных уклонов на поверхности литых деталей зависит от высоты модели (от плоскости разъема), от материала модели и способа изготовления формы.

В зависимости от требований, предъявляемых к поверхности отливки, формовочные уклоны следует выполнять:

на обрабатываемых поверхностях отливки сверх припуска на механическую обработку за счет увеличения размеров отливки (рис.3,а);

на необрабатываемых поверхностях отливки, не сопрягаемой по контуру с другими деталями, за счет увеличения и уменьшения размеров отливки (рис.3,в);

на необрабатываемых поверхностях отливки, сопрягаемых по контуру с другими деталями, за счет уменьшения (рис.3,б) или увеличения (рис.3,г) размеров отливки в зависимости от поверхности сопряжения.

В углах, образующихся при пересечении или сопряжении стенок отливки, уплотнение смесей затруднено. Это вызывает образование в углах формы и стержней участков с недостаточно уплотненной смесью и низкой прочностью. В связи с этим скругление наружных и внутренних углов при сопряжении или пересечении стенок является одним из непременных требований, предъявляемых к конструкции литых деталей. Подобные скругления углов в литых деталях называют галтелями. Они уменьшают скопление металла в углах и, как правило, улучшают внешний вид отливок. Величина радиусов галтелей зависит от материала отливки, толщины стенок и характера сопряжения или пересечения.

Рис.3. Формовочные уклоны

Для получения минимальной массы литых деталей и высокого коэффициента использования металла с одновременным обеспечением требуемой прочности, жесткости, виброустойчивости, герметичности и других свойств большое значение имеет правильный выбор толщины стенок у проектируемых отливок. Толщина стенки определяется конструктором из условия расчета детали на прочность, жесткость и другие показатели. Вместе с этим обязательно следует учитывать и технологические (литейные) свойства сплавов.

Условия кристаллизации сплавов в литейной форме вызывают образование у них различной структуры по сечению. В наружных зонах сечения структура сплава вследствие быстрого охлаждения получается мелкозернистой и плотной. В центральных зонах массивных сечений, при более медленном охлаждении металла, его структура характеризуется большей величиной зерна, меньшей однородностью (из-за ликвации) и плотностью. Практика показывает, что увеличение толщины стенок у литых деталей вызывает понижение механических свойств металла в центральных зонах их сечений. Это начинает заметно сказываться при достижении так называемой критической толщины, после достижения которой прочность сечения уже не растет пропорционально увеличению его толщины. С другой стороны, стремление к уменьшению массы отливок не должно приводить к появлению у литых деталей стенок с очень малой толщиной сечений. Следует иметь в виду, что для литых деталей существует технологически минимально допустимая толщина стенок. Толщина стенок у литых деталей меньше технологически допустимой может вызвать непреодолимые трудности в изготовлении или приведет к появлению большого брака по спаям и недоливам. Величина минимально допустимой толщины стенок у литых деталей зависит от жидкотекучести сплавов, т.е. способности металла к заполнению литейных форм. Жидкотекучесть зависит не только от марки сплава и вида литейной формы, но и от размеров, массы и характера конструкции литой детали. Усадка сплавов приводит к появлению в отливках усадочных раковин, рыхлости или пористости, а также к возникновению внутренних напряжений.

Форма и характер расположения усадочных раковин в значительной степени определяются конструкцией литой детали. Хорошо известно, что усадочные раковины образуются в тех местах отливки, где металл затвердевает позже всего.

Рис.4. Схема проверки сечения по методу вписанных окружностей

К таким местам относятся скопления металла или "термические узлы", образующиеся при сочленении или пересечении различных элементов в литых деталях. Они охлаждаются значительно медленнее, чем рядом расположенные элементы. Место и степень скопления металла в подобных термических узлах принято определять методом вписанных окружностей (рис.4), суть которого заключается в том, что окружность, вписанная в любое сечение отливки, должна беспрепятственно «выкатываться» в направлении                                                         прибыли.

С учетом сказанного в процессе проектирования литых деталей руководствуются одним из двух принципов, обеспечивающих получение качественной отливки: либо принципом одновременного затвердевания металла в отливке, либо принципом направленного затвердевания металла в отливке. Если по каким-либо причинам в создаваемой конструкции литой детали невозможно устранить местные термические узлы, то литейщики имеют возможность ускорить охлаждение металла за счет установки в литейную форму холодильников, которые позволяют в какой-то мере выравнивать значение скорости затвердевания металла в термических узлах и сопряженных с ними элементах отливки.

Применение холодильников всегда усложняет и удорожает процесс изготовления литейной формы. В таких случаях для их устранения приходится применять прибыли. Прибыль представляет дополнительную полость в литейной форме. Металл в ней должен затвердевать позже, чем в термическом узле. Прибыли располагают в литейной форме или над термическими узлами отливок, или сбоку от них. В случае необходимости применения прибылей (для получения отливки без усадочных раковин в местах скопления металла) литые детали следует проектировать по принципу направленного затвердевания металла в отливке.

При анализе конструкции литых деталей, проектируемых по принципу направленного затвердевания, обычно применяют метод вписанных окружностей.

Совокупность базовых поверхностей, служащих для первой установки обрабатываемой отливки, называется черновой базой. При последующих установках в качестве баз, как правило, используются уже обработанные поверхности. В конечном итоге черновая база определяет положение всех обработанных поверхностей относительно поверхностей, остающихся черными или необработанными. В связи с этим для литых деталей большое значение приобретает выбор черновой базы, а также системы простановки размеров. В большинстве случаев черновыми базами являются поверхности, которые остаются необработанными. Эти поверхности должны быть простой формы и достаточных размеров. Выбор черновых баз должен согласовываться с технологией литья, так как точность размеров и шероховатость поверхности отливок зависят от их положения в литейной форме. Лучше всего, если базовые поверхности располагаются в нижней части формы и образуются в ней за счет отпечатка модели, а не за счет стержней. В качестве базовых нежелательно принимать поверхности, на которых должны быть расположены прибыли или литники, поверхности, совпадающие с разъемом формы или пересекающие его. Наконец, черновые технологические базы должны обеспечивать устойчивое положение отливок в приспособлениях для механической обработки.

Базовые поверхности должны приниматься за основу не только при механической обработке, но и при изготовлении модельных комплектов, при сборке литых форм и при размерном контроле отливок.

Характер технологического процесса механической обработки отливок во многом определяется системой простановки размеров. Чаще всего, литые детали имеют как обрабатываемые, так и необрабатываемые поверхности.

Рис.5. Простановка размеров на литой заготовке

Основные правила простановки размеров литых деталей следующие (рис.5):

1) необрабатываемые поверхности следует привязывать к черновой (литейной) базе непосредственно одним размером или с помощью размерной цепочки;

2) исходную чистовую базу механической обработки следует привязывать к черновой (литейной) базе, все остальные размеры механически обрабатываемых поверхностей - к базе механической обработки непосредственно одним размером или с помощью размерной цепочки.

Изложенные выше правила важны, и выполнение их является обязательным при конструировании литых деталей. Однако каждый способ литья имеет свои технологические особенности, которые также необходимо учитывать при разработке конструкции заготовки.

2.4. Выполнение чертежа литой заготовки

Чертеж литой заготовки выполняется в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД и раздела 3 ГОСТ 3.1125-88. Графическое изображение отливки (рис.6) должно быть выполнено на карте эскизов (ГОСТ 3.1105-84). Внутренний контур обрабатываемых поверхностей, а также отверстий, впадин и выточек, не выполняемых в литье, изображают сплошной тонкой линией. Допускается при несложных отливках перечисленные элементы не выполнять.

Рис.6. Чертеж отливки, выполненный на карте эскизов

Допускается выполнять чертеж отливки на копии чертежа детали (рис. 7). Припуски на механическую обработку изображают сплошной тонкой линией, допускается выполнять линию припуска красным цветом.

Величину припуска на механическую обработку указывают цифрой перед знаком шероховатости поверхности или величиной уклона и линейными размерами. Отверстия, впадины и т. п., не выполняемые при отливке детали, зачеркивают сплошной тонкой линией, которую допускается выполнять красным цветом.

Рис.7. Чертеж отливки, выполненный на копии чертежа

Чертеж отливки должен содержать все данные, необходимые для изготовления, контроля и приемки отливки. Вначале на чертеже детали указываются напуски, Затем на все обрабатываемые поверхности назначают припуски по ГОСТ 26645-85. После определения положения отливки в форме и линии разъема формы устанавливают литейные уклоны и назначают радиусы закруглений. С учетом возможных формы, размеров и положения стержней определяются конфигурация и размеры внутренних поверхностей.

На чертеже отливки (или чертеже детали с нанесенными элементами отливки) следует указать измерительные базы (базы разметки) и черновые базы (базы первой операции механической обработки).

На чертеже отливки указывают технические требования,               которые включают: пределы твердости материала отливки; сведения о материале-заменителе; обозначение точности отливки по                                    ГОСТ 26645–85, допуск смещения, вызванный перекосом стержня; допуск неровностей поверхностей отливки; указания об отделке необрабатываемых поверхностей; сведения о виде, количестве, размерах и местах расположения допускаемых литейных дефектов (раковины, трещины и т.п.) и возможных способах их устранения; формовочные уклоны (ГОСТ 3212–92), радиусы закруглений и т.п.; указание о маркировании; ссылки на другие документы, содержащие технические требования, (на отливки из стали ГОСТ 977–88, на отливки из чугуна – ГОСТ 26358–84).

2.5. Выбор способа литья

При выборе способа литья необходимо учитывать следующие факторы:

- технологические свойства сплавов (жидкотекучесть, склонность к пористости, ликвации и т.п.). При пониженной жидкотекучести нежелательно применение литья в металлические формы; жидкотекучесть повышается при литье под давлением, центробежном, по выплавляемым моделям, штамповке жидкого металла;

- технологичность конструкции детали: тонкостенные сложные отливки можно получить при литье по выплавляемым моделям, под давлением и в песчано-глинистые формы. При литье в кокиль форма отливки должна быть простой, при центробежном литье основной тип деталей - тела вращения. Наиболее тонкие стенки можно обеспечить литьем по выплавляемым моделям и под давлением. Всегда следует выбирать такой способ литья, который обеспечил бы в отливке заданные точность и шероховатость поверхности (табл.6);

- тип производства детали; специальные способы литья целесообразно применять при крупносерийном и массовом производстве, так как эти процессы экономически выгодны только в том случае, если стоимость оснастки окупается снижением расходов на механическую обработку. С увеличением объема производства трудоемкость и себестоимость литья уменьшаются. Экономически целесообразен при любом типе производства метод литья в песчано-глинистые формы, но следует учитывать, что себестоимость механически обработанных деталей из отливок, выполненных в оболочковые формы, на 20…30% ниже, чем при литье в песчано-глинистые формы. Литье в кокиль по сравнению с литьем в песчано-глинистые формы имеет более высокие технико-экономические показатели при одинаковом уровне механизации: увеличение выхода годного литья на 2…6% и выпуска литья на одного рабочего в 2…3 раза. Основная экономия при кокильном литье достигается за счет уменьшения расходов на формовочные материалы и изготовление форм. При получении заготовок из алюминиевых и магниевых сплавов наиболее экономичным способом является литье под давлением. Рентабельность применения литья под давлением существенно зависит от организации труда и масштаба производства: чем крупнее производство, тем ниже себестоимость литья;

4) качество металла в готовой отливке. Наиболее качественный металл получается при штамповке жидкого металла, при центробежном литье и при литье в кокиль.

Таблица 6

Точность и шероховатость поверхности отливок,

получаемых различными способами

| Способ литья | Квалитеты |  |  |  |  |  | Параметры шероховатости, мкм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 320-160 | 160-80 | 80-40 | 40-20 | 20-10 | 10-6,3 | 6,3 -3,2 |
| Под давлением По выплавляемым моделям | х х | х х | х х | х |  |  |  |  | х х | х х | х х | х | х |
| В оболочковые формы | х | х | х | х |  |  |  | х | х | х |  |  |  |
| В кокиль: черное литье цветное литье | х х | х х | х х | х х | х |  | х |  | х | х х | х х | х |  |
| В ПГФ при производстве: массовом серийном единичном |  |  | х | х х | х х х | х х х | х х х | х х х | х х х |  |  |  |  |

2.6. Методы окончательной обработки

и контроль качества отливок

К методам окончательной обработки относят выбивку, очистку, обрубку, зачистку отливок, их термическую обработку, контроль и исправление дефектов. Необходимо отметить, что трудоемкость этих финишных операций составляет более трети трудоемкости всего процесса изготовления отливок [4]. Причем объем этих работ в большой степени зависит от качества формовочных материалов, качества форм и стержней, состояния модельно-опочной оснастки.

Выбивка отливок и удаление стрежней. В условиях единичного и мелкосерийного производства эти операции осуществляют вручную с помощью накладных подвесных вибраторов. При серийном и массовом типах производства применяют специальное оборудование или комплексные механизированные и автоматизированные установки.

В процессе выбивки необходимо разрушить разовую литейную форму с целью освобождения отливки. Во избежание образования дефектов отливок выбивка осуществляется только после завершения процессов кристаллизации расплава и формирования отливок в форме. Стержни из сложных мелких и средних по массе отливок удаляют на пневматических вибрационных машинах, из средних отливок - в гидроочистных камерах под действием энергии водяной струи под давлением до 30 МПа. Для выбивки стержней с высокой прочностью применяют электро-гидравлические установки периодического и непрерывного действия, принцип действия которых основан на создании в воде высоковольтного электрического разряда.

Обрубка и очистка отливок. После выбивки и удаления стержней отливки подвергают предварительному контролю, годные отливки обрубают и зачищают. Процесс обрубки заключается в отделении от отливки прибылей, литников, выпоров, облоя с помощью различных прессов, ленточных пил, ножовочных и дисковых станков, газовой резкой и т.п. При литье по выплавляемым моделям отделение отливок от общего стояка производят на вибрационных установках, абразивными кругами, анодно-механической резкой.

Для удаления пригоревшей формовочной смеси и улучшения поверхности обрубленные отливки подвергают очистке галтовкой в барабанах, металлическим песком, дробью в дробеметных установках. Применительно к специальным способам литья, когда к чистоте поверхности отливок предъявляются повышенные требования, применяют вибрационный, электрохимический и ультразвуковой способы очистки. Способы очистки постоянно совершенствуются и развиваются. В условиях массового и крупносерийного производства освоено автоматизированное очистное оборудование, встраиваемое в поточную систему финишных операций литейного цеха.

После очистки поверхностей отливок производят зачистку отливок для удаления с наружных поверхностей остатков прибылей и литников, мелких залипов, пригара и других неровностей с помощью абразивных шлифовальных кругов, газопламенными горелками, газоэлектрическим способом.

Термическая обработка отливок. Применяется для снятия внутренних напряжений в отливках, выравнивания, измельчения и изменения их структуры с целью повышения прочности, пластичности, твердости, эксплуатационной надежности.

В зависимости от температуры, скорости охлаждения и продолжительности выдержки различают следующие виды термической обработки отливок: отжиг, нормализацию, закалку, отпуск. Выбор вида обработки определяется природой сплава, требованиями к свойствам отливок и возможностями каждого вида термической обработки.

Химико-термическая обработка характеризуется тем, что отливки обрабатывают в средах, которые взаимодействуют с ними, изменяя структуру, состав и свойства поверхностного слоя.

Дефекты отливок и методы их исправления. Согласно ГОСТ 19200-80 различают дефекты отливок по несоответствию геометрии (недолив, перекос, разностенность, коробление) или несплошности металла отливок (трещины, газовая пористость, усадочные и песчаные раковины), по несоответствию металла отливок требуемой структуре (отбел, ликвации) и наличию включений (металлических, неметаллических). Отливки с неисправимыми дефектами (обычно крупными) отправляют на переплавку, а отливки с исправимыми дефектами направляют на доработку. В настоящее время наиболее распространенными методами исправления дефектов отливок являются заделка замазками или мастиками, пропитка различными растворами, газовая и электрическая заварка.

Заделка дефектов замазками и мастиками является декоративным исправлением и допускается только для мелких поверхностных раковин на отливках неответственного назначения.

Пропитывание растворами применяют с целью устранения пористости отливок, подвергающиеся гидравлическому испытанию. Проникая между зернами структуры литейного сплава, раствор хлористого аммония образует оксиды, которые закупоривают поры и таким образом устраняют течь - просачивание влаги через станки отливки.

Заварку обычно применяют для исправления дефектов (раковин, трещин) в местах отливок, испытывающих большие нагрузки. После этой операции отливки обычно подвергают отжигу.

Контроль качества отливок. Основанием для контроля качества отливок служат ГОСТы, ТУ и технологические инструкции. Проверке подвергаются химический состав (химическим и спектральным анализом), механические свойства (механическими испытаниями), структура (металлографическим анализом), предельные отклонения смещения от номинального положения элементов отливок от плоскости разъема (согласно требованиям ГОСТ 26645-85).

3. ПРОИЗВОДСТВО ЗАГОТОВОК ОБРАБОТКОЙ МЕТАЛЛОВ

ДАВЛЕНИЕМ

Обработка металлов давлением основана на способности металлической заготовки пластически деформироваться, т.е. изменять форму и размеры в результате приложения внешней нагрузки. В современной металлообрабатывающей промышленности обработка металлов давлением является одним из основных способов формообразования деталей машин. Около 90% стали и более 55% цветных сплавов подвергаются обработке давлением. Допустимая степень деформации металлической заготовки при ее обработке давлением определяется пластичностью металла и его сопротивлением деформированию.

В процессе пластического деформирования металл приобретает не только требуемую форму, но и изменяет структуру (форму и размеры зерен, характер распределения включений, направленность структурных составляющих) и физико-механические свойства.

В зависимости от температуры и скорости деформации различают холодную и горячую деформацию. При холодной деформации в металле происходит процесс упрочнения с образованием волокнистой структуры, повышением прочности и снижением пластичности. При этом возникает ориентация кристаллографических осей, зерен, образуется текстура. Основными видами горячей обработки металлов давлением является прокатка, прессование, волочение, ковка, объемная и листовая штамповки.

В зависимости от серийности производства применяют различные способы изготовления заготовок обработкой металлов давлением. При единичном и мелкосерийном производстве заготовки обычно изготавливают ковкой. Этим способом можно получить поковки только простой конфигурации. При средне- и крупносерийном производстве применяют горячую штамповку на молотах, прессах и горизонтально-ковочных машинах. Зависимость выбора метода обработки металлов давлением от конструкции деталей и объема выпуска представлена в табл.7 [5,6].

Таблица 7

Выбор метода обработки металлов давлением

| Метод изготовления заготовки | Размер или масса | Толщина стенки, мм | Форма заготовки | Шероховатость поверхности Ra, мкм | Тип производства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ковка на молотах и прессах | До 250 т | 3…5 | Простая | 12,5 | Единичное, мелкосерийное |
| Ковка на молотах в подкладных штампах | 10 кг и более | 3…5 | Средней сложности | 12,5 | Мелкосерийное |
| Ковка на ротационно-ковочных машинах | До 150 мм (диаметр трубы, прутка) | 3…5 | Тала вращения | 0,40 | Серийное |
| Штамповка на молотах, прессах | До 0,4 т | 2,5 | Простая | 12,5…3,2 | Серийное, массовое |
| Штамповка на чеканочных кривошипных прессах | До 0,1 т | 2,5 | Средней сложности | 12,5…3,2 | То же |
| Высадка | До 15 кг | 2,5 | Простая | 12,5…3,2 | То же |
| Волочение прутков через фильтры | 1…25 мм (диаметр) | 2,5 | Фасонный профиль | 3,2…0,8 | То же |

3.1. Материалы, применяемые при обработке

металлов давлением

Для получения заготовок обработкой давлением используют различные деформируемые материалы: углеродистые, легированные и высоколегированные стали, жаропрочные сплавы, сплавы на основе алюминия, меди, магния, титана, никеля и др. Химический состав и механические свойства деформируемых металлов и сплавов приведены в ГОСТах, например:

ГОСТ 4543-71. Сталь легированная, конструкционная. Технические условия.

ГОСТ 1050-88. Сталь углеродистая, качественная, конструкционная. Технические условия.

ГОСТ 19807-74. Титаны и титановые сплавы, обрабатываемые давлением. Марки.

ГОСТ 4784-74. Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки.

При разработке технологического процесса обработки металлов давлением необходимо учитывать технологические свойства сплавов. С уменьшением пластичности материала возрастает сложность технологического процесса и себестоимость детали. Особенно жесткие требования по технологической пластичности предъявляются к тем сплавам, которые используются для деформирования в холодном состоянии.

3.2. Заготовки из сортового и специального проката

Во многих случаях, когда требуются высокие прочность и пластичность, применяют заготовки из сортового и специального проката. В процессе прокатки нагретые до температуры деформирования литые заготовки подвергают многократному обжатию в валках прокатных станов, в результате чего значительно повышается плотность материала за счет "залечивания" литейных дефектов - пористости, микротрещин и т.п. Это придает заготовкам из проката высокую прочность даже при небольшой их толщине.

Прокатка является одним из основных видов обработки металлов давлением. Около 75% всей выплавляемой стали подвергается прокатке, после чего в виде различных полуфабрикатов (листов, плит, профилей различных сечений, труб) поступает на предприятия для использования в качестве заготовок деталей машин и других металлоконструкций.

Прокатка является самым производительным методом обработки металлов давлением вследствие непрерывности процесса, выполняемого при больших скоростях.

Прокатка, имея общую схему деформирования заготовки между вращающимися валками, является многогранным процессом, разделяющимся на ряд разновидностей по форме и размерам изготовляемых полуфабрикатов.

С учетом особенности использования продукции прокатных станов на машиностроительных заводах все виды прокатки можно разделить на две группы.

1.	Прокатка полуфабрикатов общего назначения: листов, плит, лент, труб, профилей различных сечений и др. Эти полуфабрикаты не подвергаются обработке давлением на машиностроительных заводах с целью изменения толщин листов и лент, а также толщин стенок труб, полок и стенок профилей и, следовательно, точность выполнения этих размеров полностью определяет точность размеров по толщинам и другим размерам сечений деталей машин. Применяемые для этих полуфабрикатов штамповочные операции по раскрою, а также формоизменяющие операции холодной штамповки (гибка, вытяжка, отбортовка, формовка, обтяжка и др.) влияют на размеры незначительно.

Применительно к указанным полуфабрикатам основным требованием машиностроителей являются высокое качество металла и высокая точность на размеры сечений, так как последние переходят полностью на готовые детали.

2.	Прокатка заготовок под штамповку или прокатка непосредственно деталей машин. В качестве полуфабриката в данном случае используют первичные сортовой прокат, в большинстве случаев круглого сечения. В качестве оборудования применяют станы периодической прокатки, раскатные станы, шаропрокатные станы, станы с винтовыми калибрами, ковочные вальцы, зубо- и резьбонакатные станы, станы для прокатки листов и профилей переменного сечения и др. К продукции вторичной, специального вида проката предъявляются требования наиболее точного соответствия получаемой заготовки форме и размерам готовых деталей.

Процессы первых видов прокатки, дающие листовой и сортовой прокат общего назначения, сравнительно подробно изучены и широко применяются в металлургической промышленности уже продолжительное время. Сортовой прокат для заготовок применяется следующих видов:

- нормальный и качественный горячекатаный прутковый металл круглого, квадратного и шестигранного сечения (нормальный из углеродистых сталей, качественный - легированные стали);

- холоднотянутый качественный калиброванный прутковый металл круглого, квадратного и шестигранного сечения;

3) профильный специальный и полосовой прокатный металл (лента малой ширины и толщины и большой длины);

- листы различной толщины;

- трубы.

Сортамент проката и точность его размеров определяются ГОСТами. Холоднотянутый волоченный прокат в виде прутков круглого, квадратного и шестигранного сечения широко применяется в машиностроении, особенно при обработке деталей на автоматах. Шероховатость поверхности достигает Ra =0,32 мкм, а точность соответствует 8-му - 12-му квалитету для круглых и 10-му … 12-му-квалитету для квадратных прутков.

Способы прокатки второй группы сравнительно новые, основным назначением их является приближение принципов прокатки, производительных в своей основе, к непосредственным нуждам машиностроения, применение прокатки для изготовления наиболее массовых деталей или заготовок для них: колес, бандажей, лопаток, шестерен, втулок, коленчатых валов, шаров, ребристых труб, и др. Области применения специальных видов прокатки для непосредственного изготовления изделий машиностроения непрерывно расширяются. Многие виды специальной прокатки, например, штамповка в ковочных вальцах, периодическая прокатка, накатка шестерен, сближаются по назначению с горячей объемной штамповкой.

Рассмотрим некоторые разновидности специальных видов прокатки. В практике строительства машин часто возникает необходимость применения листов или профилей с незначительным изменением сечения на единицу длины, что, естественно, очень трудно обеспечить механической обработкой. Для прокатки клиновидных листов применяют прокатные станы, имеющие устройство для плавного и согласованного с поступательным движением листа перемещения одного из валков стана с целью изменения калибрующего зазора (прокатка-волочение) (рис.8).

Для изготовления периодических профилей переменного сечения осесимметричной формы разработаны специальные станы поперечно-винтовой прокатки заготовок сплошного сечения (рис. 9). Круглые изделия с переменным по длине диаметром применяются во многих отраслях машиностроения. К таким изделиям относятся полуоси, валы, шпиндели и т.п. Наиболее целесообразным способом получения заготовок для таких деталей является поперечно-винтовая прокатка на трехвалковых станах. Этот способ заключается в том, что три приводных валка 2 вращают заготовку 1, которая принудительно перемешается в осевом направлении со значительным натяжением, создаваемым натяжным устройством через свободно вращающийся патрон 3, захватывавший передний конец заготовки. Во время прокатки валки сближаются и разводятся на требуемый размер гидравлической следящей системой в соответствии с заданным профилем сменной копировальной линейки или путем числового программного управления по заранее заданной программе.

Рис.8. Прокатка-волочение

профилей переменного сечения

Рис.9. Схема станка для поперечно-винтовой прокатки

профилей круглого сечения

На трехвалковых станах можно получать прокат, имеющий любую форму, состоящую из соосно расположенных цилиндрических, конических, сферических и других поверхностей вращения. Максимальная степень обжатия по диаметру конусными валками 1,5…1,6, отклонения от заданных размеров по диаметру ±1,0%, по длине до 0,5%. Промышленные станы поперечно-винтовой прокатки обеспечивают прокатку прутков диаметром 250, 120 и 70 мм с максимальным уменьшением по диаметру в 2,5 раза.

По сравнению с другими способами получения аналогичных деталей поперечно-винтовая прокатка профилей переменного сечения имеет следующие преимущества:

экономия металла до 15…30%;

возможность полной механизации и автоматизации;

простота переналадки на другой типоразмер деталей;

низкая стоимость и малый расход инструмента по сравнению со штамповкой.

Для таких изделий, как шары, втулки, кольца, ребристые трубы, ролики и другие изделия, имеющие форму тел вращения, все шире применяется поперечно-винтовая прокатка в винтовых калибрах (рис. 10). Сущность этого метода заключается в том, что заготовка прокатывается между двумя или тремя вращающимися валками, на рабочих поверхностях которых (бочках) нарезаны винтовые калибры. Рабочий контур калибров обрабатывают по форме прокатываемых изделий. Винтовой калибр имеет переменное сечение с учетом увеличения степени обжатия заготовки; на выходе перемычки между отдельными заготовками перерезаются и тогда изделия отделяются друг от друга. Такими образом получают, в частности, шары, исходным материалом для которых служат прутки круглого поперечного сечения из углеродистой стали ШХ15 диаметром на 1…3 мм меньше диаметра шара. Прокатанные заготовки шаров имеют точную форму, а их диаметры изменяются в пределах 0,2…0,3 мм.

Рис.10. Схема станка поперечно-винтовой прокатки шаров

Большое внимание уделяется продольной периодической прокатке на высокопроизводительных прокатных станах металлургических заводов и на более простом оборудовании, например на ковочных вальцах, которые устанавливаются на машиностроительных заводах. Обработкой этим способом круглого и других форм сортового проката изготавливаются периодические профили, которые после разрезки используются как фасонные заготовки для дальнейшей штамповки в штампах, а в некоторых случаях они являются окончательно оформленными полуфабрикатами или деталями (рис.11). Валки периодической прокатки представляют вращающийся штамп, на котором фигура заготовки периодически повторяется целое число раз. Верхние и нижние валки точно совмещаются, так как только при этом условии можно получить точный отпечаток формы штампа. Прокатка производится с выходом и без выхода металла в облой подобно открытой и закрытой штамповке.

Рис.11. Схема продольной периодической прокатки

Основной задачей периодической продольной прокатки и вальцовки являются профилирование заготовки, проведение обжатия заготовки в одних местах и набор материала в других.

Наибольшее распространение вальцовка заготовок получила на заводах автомобильной, тракторной, сельхозмашиностроительной, авиамоторной промышленности, т.е. на предприятиях крупносерийного производства.

При поперечной прокатке или формировании зубьев крупномодульных зубчатых колес нагретая до температуры прокатки цилиндрическая заготовка помещается между двумя вращающимися зубчатыми валками. Заготовке сообщается принудительное вращение с определенной скоростью, соответствующей передаточному числу между валками и прокатываемой шестерней, а затем происходит сближение валков (рис. 12).

Рис.12. Схема прокатки шестерен

из штампованной заготовки

При сближении валков их зубья углубляются в заготовку и образуют впадину в прокатываемой шестерне. Нагрев обычно производится секторным индуктором ТВЧ, во время прокатки нагрев заготовки продолжается, что исключает возможность резкого охлаждения и создает благоприятные условия течения металла. Припуск на дальнейшую обработку – 0,5…0,6 мм на сторону. Изготавливаются шестерни модулем 5…10 мм.

Разработаны конструкции полностью автоматизированных и механизированных станов для осуществления процесса прокатки. Станы для прокатки зубчатых колес с успехом применяются для прокатки других зубчатых деталей, в частности, для звездочек цепных передач. Мелкомодульные шестерни прокатываются с осевой подачей заготовки между двумя вращающимися зубчатыми валками, установленными на постоянное межцентровое расстояние. Для нагрева заготовок применяется кольцевой индуктор ТВЧ, установленный перед валками по оси прокатки. Привод осуществляется от делительной шестерни, находящейся в зацеплении с валками. Модуль изготавливаемых шестерен 1,5…2 мм.

Продольно-винтовая прокатка сверл диаметром от 1,8 до 25 мм является наиболее эффективной по сравнению с другими способами производства сверл этого диаметра. Этот процесс осуществляется четырьмя валками, расположенными под углом 90° друг к другу и повернутыми к оси заготовки на угол подъема винтовых канавок сверла. Одна пара валков, выполненных в виде кольцевых секторов, прокатывает профиль спинки и ленточки. Прокатка производится с одного нагрева и за один проход. Процесс прокатки сверл полностью автоматизирован, производительность повышается в 10…15 раз, экономия быстрорежущей стали 25…30%. Этот метод прокатки целесообразно использовать также для производства инструмента других видов, например, метчиков, зенкеров и разверток.

Оригинальный принцип действия специальных прокатных станов широко используется в машиностроительной промышленности и в других областях.

Технический прогресс обеспечивают специальные станы для накатки зубчатых колес, винтов с крупной резьбой и других подобных изделий. Механическая обработка этих изделий с точки зрения производительности прогрессирует очень медленно, несмотря на огромную потребность изделий указанного типа; так, за последние 30 лет производительность металлорежущих станков, занятых на изготовлении зубчатых колос, увеличилось всего в 1,5 раза, что не соответствует общему развитию машиностроения и не может удовлетворить его потребности. Внедрение же в производство зубонакатных специальных станов увеличивает производительность в 10 раз и более; точность прокатных шестерен после дополнительной холодной обкатки соответствует 9-му - 8-му квалитету, а усталостная прочность прокатных шестерен в 1,3 выше, чем фрезерованных. Внедрение зубонакатных станов на автомобильных, тракторных, сельхозмашиностроительных и других заводах дает значительный технико-экономический эффект.

В последние годы в металлургической промышленности все более применяются раскатные станы для производства таких изделии, как крупные колеса, диски, бандажи и другие подобные им детали. Как и при изготовлении шестерен, здесь может сочетаться несколько видов обработки давлением: во многих случаях заготовка штампуется на молотах или прессах, а затем окончательная форма изделию придается на раскатных станах.

3.3. Производство заготовок свободной ковкой

Ковка является рациональным и экономически выгодным процессом получения качественных заготовок с высокими механическими свойствами в условиях мелкосерийного и единичного производства. Ковкой изготавливаются самые разнообразные поковки, масса которых находится в пределах от нескольких десятков граммов до сотен тонн. Наиболее ответственные детали, такие как валы и диски турбин, роторы, коленчатые валы судовых двигателей, барабаны котлов высокого давления, к которым предъявляется высокие требования по качеству металла механическим свойствам, изготавливаются из поковок.

При ковке формоизменение происходит вследствие течения металла в стороны, перпендикулярные к движению деформирующего инструмента-бойка. Применяемый при ковке инструмент не создает значительного сопротивления течению металла при деформировании, что и отличает ковку от других видов обработки давлением.

Применение ковки для получения заготовок объясняется рядом преимуществ:

- возможность изготовления крупногабаритных поковок массой несколько сотен тонн;

- универсальность оборудования и оснастки позволяет получать поковки широкого ассортимента;

- в процессе ковки значительно улучшаются механические свойства металла, особенно пластичность и ударная вязкость.

К недостаткам процесса ковки можно отнести следующее: низкая производительность, большие напуски, припуски и отклонения размеров поковок, что приводит к увеличению объема механической обработки и расхода металла.

Ковка осуществляется при температурах горячей деформации, поэтому при ковке применяют все виды сталей и сплавов, используемые при обработке металлов давлением. Шероховатость поверхности кованых заготовок не превышает =320…80 мкм. При использовании подкладных штампов шероховатость поверхности поковок не превышает =80…40 мкм. Коэффициент весовой точности поковок находится в пределах 0,3…0,4, что вызывает большой объем механической обработки. В этом случае для снижения расхода металла в мелкосерийном производстве рекомендуют использовать подкладные штампы [1]. В таком случае возможно получение поковок с припусками на 15…20% меньше, чем при ковке на универсальном оборудовании. Подкладные штампы применяют преимущественно для поковок массой 10…15 кг.

Припуски и допуски поковок из углеродистой и легированной стали, изготавливаемых ковкой на молотах, назначают по ГОСТ 7829-70, в котором все поковки разбиты на 17 типов в зависимости от формы и соотношения размеров. Припуски и допуски поковок из углеродистой и легированной стали, изготавливаемых ковкой на прессах, назначают по ГОСТ 7062-90. Поковки разбиты на 13 типов в соответствии с геометрической формой и соотношением размеров.

Припуски и допуски на поковки из высоколегированных                                              сталей и сплавов цветных металлов назначают по отраслевым стандартам.

Проектирование чертежа поковки выполняют на основании чертежа детали. Поковкам придают простую форму, ограниченную плоскими или цилиндрическими поверхностями. Заготовки со значительной разницей поперечных сечений, а также сложной формы целесообразно выполнять сварными из нескольких поковок или из поковок и отливок.

Для получения конфигурации поковки, близкой к конфигурации готовой детали, необходимо оценить возможность изготовления ковкой уступов и выемок. Ковка коротких уступов с небольшой высотой выступа экономически нецелесообразна. При отсутствии специального инструмента выемки выполняются в том случае, если их длина равна или больше ширины бойков. Если размеры или выемки малы, на эти участки поковки назначаются напуски (рис.13).

Рис.13. Схема нанесения напусков на поковку

Чертеж поковки рекомендуется выполнять в том же масштабе, что и чертеж детали. Контур детали показывают штрихпунктирной линией с двумя точками внутри контура поковки. Назначив припуски, определяют номинальные размеры поковки. Размеры проставляются с указанием предельных отклонений. Припуск на механическую обработку включает такие дефекты наружного слоя, как зажимы, неровности, поверхностные трещины и др. Над размерной линией наносят номинальные размеры поковки с отклонениями, под размерной линией в скобках указывают номинальные размеры детали (рис. 14).

Рис.14. Поковка, полученная ковкой на прессах

В стандартах на поковки, получаемые ковкой на молотах и прессах, приведены величины допустимых углов скоса после отрубки и конусности отверстий, минимальных высот и длин, выполняемых на поковках уступов и выемок, минимальных длин фланцев и буртов              и т.п. Все эти и другие, оговоренные в стандартах, размеры и условия указывать на чертеже поковки не следует. В технических требованиях необходимо указать сведения о поковке, не оговоренные в стандарте. Например, величины внутренних закруглений, место клеймения поковки, места и условия взятия проб для испытания механических свойств и др.

3.4. Производство заготовок

объемной горячей штамповкой

Этот способ наиболее широко распространен для получения качественных заготовок. Более 65% массы всех поковок и до 20% массы деталей большинства машин изготовляют из заготовок, полученных горячей объемной штамповкой. Этот способ штамповки наиболее эффективен при массовом, крупносерийном и серийном производстве деталей массой от нескольких граммов до нескольких тонн. Наиболее целесообразно изготовление штамповкой поковок массой не более 50…100 кг [7].

По сравнению с ковкой горячая объемная штамповка имеет ряд преимуществ:

- поковки, изготовляемые штамповкой, имеют более сложную форму и лучшее качество поверхности; шероховатость поверхности =80…20мкм, а при применении холодной калибровки – 1,0…1,6 мкм;

- поковки получаются с меньшими допусками, чем при ковке, припуски снижаются в 2…3 раза;

- значительно повышается производительность труда (десятки и сотни поковок в час);

- наличие выталкивателей позволяет получать поковки с меньшими штамповочными уклонами.

К недостаткам процесса относятся: ограничения по массе поковок; дополнительный отход металла в заусенец; большие усилия деформирования, чем при ковке; более сложный и дорогой штамп.

При горячей объемной штамповке процесс формоизменения независимо от вида используемого оборудования состоит из следующих основных этапов: подготовительных операций (фасонирование заготовок), оформления поковки и отделочных операций.

Процесс штамповки заключается в принудительном перераспределении металла заготовки, соответствующем форме полости инструмента, называемого штампом. Полость штампа называется ручьем. Оформление поковки производится в окончательном (или чистовом) ручье; фасонирование заготовок - в подготовительных ручьях. Если штамповке подвергается заготовка без фасонирования в штампах, то такая штамповка называется одноручьевой в отличие от многоручьевой штамповки. При штамповке на универсальном оборудовании может быть использован любой из основных типов штампов (рис.15): открытый (штамповка с облоем); закрытый (безоблойная штамповка); штамп для выдавливания металла. В зависимости от типа штампа окончательные ручьи и соответственно форма готовых поковок одного и того же наименования отличаются друг от друга. Существенные различия наблюдаются в макроструктуре поковок вследствие неодинаковых условий течения металла при их изготовлении в открытых, закрытых и в штампах для выдавливания. Поскольку макроструктура металла определяет прочность и долговечность штампованных деталей машин, указанное обстоятельство должно приниматься во внимание при выборе типа штампа.

Рис.15. Схема штамповки в открытых (а), закрытых (б) штампах

и в штампах для выдавливания (в)

Штамповка в открытых штампах (штамповка с облоем) характеризуется образованием облоя, выполняющего некоторые технологические функции (рис.15,а). Типичными машинами орудиями для этого способа штамповки являются молоты и прессы. При таком процессе штамповки необходимо в заготовке иметь некоторый объем металла на образование облоя. Облой подлежит удалению (обрезке) в специальных (обрезных) штампах.

Рис.16. Возможные положения плоскости разъема штампов

для поковок типа тела вращения: а – по поверхности детали;

б – по условной поверхности; в – по осевой линии

Недостатком рассматриваемого способа штамповки является значительный отход металла в облой, а также в напуски из-за наличия уклонов боковых стенок ручья. Для сокращения отходов металла в напуски, вызываемые наличием штамповочных уклонов, плоскость разъема (рис. 16) штампа АА смещают к средней плоскости ББ поковки, которая приобретает форму двух усеченных конусов, сопряженных по большим основаниям. Для уменьшения уклонов применяют штампы с выталкивателями поковок из полости. Открытые штампы с выталкивателями применяют, например, на кривошипных прессах.

Штамповка в закрытых штампах (безоблойная штамповка) осуществляется на горизонтально-ковочных машинах, прессах и молотах. Сущность процесса (рис. 15,б) состоит в том, что заготовка деформируется, находясь в полости одной части штампа, в которую входит, как в направляющую, другая его часть. Извлекают поковки следующими двумя способами. Для удаления поковки из полости применяется выталкиватель. Для уменьшения усилия выталкивания используют штамповочные уклоны относительно небольших размеров. По такой схеме выполняют штампы, работающие на прессах. В другом случае часть штампа, в котором расположена полость, выполнена разъемной, состоящей из двух половин; штамп состоит из трех частей и имеет разъем в двух плоскостях; штамповочные уклоны при этом не нужны. По такой схеме выполняют штампы горизонтально-ковочных машин, в которых деформация металла происходит обычно на конце прутка. Каждый из описанных способов штамповки имеет преимущества и недостатки, однако штамповка в закрытых штампах более рациональна, так как при ней исключается расход металла в облой, качество же поковок при этом повышается.

Штамповка выдавливанием, как правило, осуществляется на прессах, но может быть осуществлена на горизонтально-ковочных машинах и даже на молотах (ударное выдавливание). Сущность процесса состоит в том, что заготовка устанавливается в полости штампа, выполненного конструктивно по типу безоблойного (рис. 15,в), но так как в ручье имеется выходное отверстие, то часть металла выдавливается через него за пределы полости. Никакие отходы здесь не предусматриваются. Поковка, полученная в этом штампе, состоит из двух частей: основной 1, находящейся в основной части полости штампа к концу процесса, и стержневой 2, выдавленной через отверстие в полости штампа.

Инструмент для выдавливания поковок сходен с инструментом для прессования прутков, процессы существенно отличаются друг от друга. Если процессы выдавливания и прессования подразделить на два этапа: заполнение полости инструмента и образование стержня, то для процесса выдавливания значение второго этапа (по величине хода пресса и деформации металла) относительно невелико, так как стержневая часть поковки обычно меньше ее корпуса. Напротив, основная часть процесса прессования состоит из установившейся стадии истечения металла через отверстие матрицы, причем только вытекший из полости инструмента металл является изделием, а оставшийся в полости - отходом (пресс-остаток).

Главное преимущество процесса выдавливания перед штамповкой в открытых штампах состоит в возможности получения поковок очень точными размерами и низкой шероховатостью поверхности. К основным недостаткам штамповки выдавливанием относятся высокие удельные усилия, большие энергозатраты на осуществление процесса, а также относительно низкая стойкость инструмента.

Способ штамповки выдавливанием в разъемных матрицах является одним из перспективных направлений в развитии кузнечно-штамповочного производства заготовок. Реализация способа осуществляется на универсальном оборудовании, в специальных штампах, на специальных многоплунжерных прессах. В отличие от традиционных способов штамповки матрица имеет одну или несколько плоскостей разъема, по которым части матрицы плотно прилегает друг к другу в период деформирования заготовки (рис. 17).

Рис.17. Схемы штамповки выдавливанием в разъемных матрицах:

поперечный (а), продольной (б), смешанный (в) разъемы

Штамповка выдавливанием применяется при холодной, полугорячей и горячей обработке металла. Штамповка в разъемных матрицах обладает следующими преимуществами по сравнению со штамповкой в открытых штампах:

увеличение коэффициента использования металла до 0,5…0,85 за счет отсутствия заусенца, незначительных штамповочных уклонов (до 1…3°), уменьшения припусков на механическую обработку до 30%;

увеличение производительности труда в среднем на 25%;

улучшение условий для автоматизации процесса штамповки благодаря малому числу переходов (один - два).

К недостаткам процесса штамповки выдавливанием в разъемных матрицах можно отнести следующее: необходимость специального оборудования, более сложной и дорогостоящей технологической оснастки. Кроме этого в процессе штамповки из-за охлаждения заготовки при контакте со штампом снижается пластичность металла, ухудшается заполнение полости штампа, возрастает нагрузка на штамп. Особенно значительно это влияет на штамповку титана и жаропрочных сплавов.

Этих недостатков лишены процессы изотермического деформирования, отличающиеся от традиционных способов горячей штамповки тем, что процесс осуществляется в штампе, нагретом до температуры деформации заготовки. Высокотемпературное изотермическое деформирование используют для получения разнообразных конфигураций заготовок из малопластичных металлов, практически не поддающихся обработке давлением в обычных условиях. Кроме того, этот способ целесообразен при штамповке заготовок с повышенной точностью, для изделий, к качеству и надежности которых предъявляются повышенные требования.

Для изотермического деформирования применяют гидравлические прессы. Особенностью процесса является влияние скорости деформирования на сопротивление металла: уменьшение скорости деформации приводит к снижению сопротивления деформированию по сравнению с условиями горячей штамповки. Это особенно важно при производстве крупногабаритных и сложных поковок.

Одним из важных преимуществ изотермического деформирования является повышение пластичности обрабатываемого материала. Это создает условия для деформирования малопластичных материалов, например, чугуна. При температуре 900°С при малых скоростях деформирования (до 0,5 мм/с) пластичность серого чугуна значительно возрастает, позволяя осуществить формоизменение путем деформирования [1].

В изотермических условиях штампуют заготовки с небольшими штамповочными уклонами или без них, с резкими перепадами сечений, малыми радиусами переходов и припусками на механическую обработку.

К преимуществам процесса изотермического деформирования можно отнести следующее:

повышение пластичности металла, возможность деформирования малопластичных материалов;

улучшение структуры, повышение механических свойств и качества металлов;

уменьшение или полное устранение припусков, снижение трудоемкости механической обработки на 25…60%;

повышение КИМ до 0,3…0,6;

уменьшение усилий деформирования в 5…10 раз.

При изотермическом деформировании появляется возможность получения параметра шероховатости поверхности заготовок =0,8…5мкм, точности до 11-го квалитета.

К недостаткам процесса изотермической штамповки относят низкую производительность процесса, большие трудоемкость изготовления и стоимость оснастки.

Горячая штамповка в зависимости от масштаба производства и наличного парка машин выполняется на молотах и других машинах ударного действия, на кривошипных горячештамповочных прессах, на горизонтально-ковочных машинах, на гидравлических прессах, на электровысадочных машинах, на ковочных вальцах и раскатных машинах. Выбор вида оборудования часто обуславливается конструкцией изделия и его габаритом.

Штамповка на молотах. Молоты относятся к машинам ударного действия (рис. 18). Энергия, расходуемая на деформацию, представляет собой кинетическую энергию падающих масс. Конец штамповки на молотах фиксируется моментом соприкосновения верхней и нижней частей штампа. При работе на молотах процесс штамповки обычно осуществляется в каждом ручье за несколько (2…4) ударов. Большое число ударов молота (10…20) используют при штамповке крупных поковок. В настоящее время на молотах штампуют поковки массой 0,1-1000 кг.

Рис.18. Схема работы молота

На практике применяется несколько разновидностей штамповки на молотах: в открытых и закрытых штампах, одноручьевая и многоручьевая штамповка мерных и фасонных заготовок. Для повышения производительности и упрощения конфигурации поковок, кроме штамповки по одной поковке, применяется штамповка по две, три и более поковок.