МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Кафедра «Машины и автоматизация сварочного производства»

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

по дисциплине «Теоретические основы образования неразъемных соединений»

Направление 15.04.01 Машиностроение

Программа «Сварка нефтегазовых сооружений»

Составитель: д.т.н., проф. Полетаев Ю.В.

Ростов – на – Дону-2021 г.

Вопросы к экзамену по дисциплине «Теоретические основы образования неразъемных  соединений»

1.Кристаллическое строение металлов. Основные типы кристаллических решеток. Дефекты решетки.

2.Физическая природа установления межатомных связей в сварном соединении.

3.Кристаллическое строение металлов. Понятие терминов: «сплав», «фаза» и «система»;

4.Принципиальные трудности, затрудняющие образование сварного соединения.

5.Способы активации свариваемых поверхностей.

6.Энергетическая модель процесса сварки.

7. Термические, термо - механические и механические способы получения неразъемного соединения.

8. Характер установления межатомных связей в сварных соединениях, полученных разными способами.

9. Сравнительная характеристика источников тепла. Тепловая мощность. Погонная энергия.

10. Физические процессы в электрическом дуговом разряде. Статическая ВАХ дуги.

11. Сварочные дуги с плавящимся электродом (РДС, АСФ И ЭШС).

12 .Металлические дуги в защитных газах и вакууме.

13. Плазменно – дуговые процессы.

14. Электрическая контактная сварка. Особенности нагрева при контактной сварке.

15. Газовое пламя.

16. Схематизация нагреваемых тел.

17. Схематизация источников нагрева.

18.Термо – деформационный цикл сварки (ТДЦС). Влияние основных параметров ТДЦС на структуру, технологическую прочность и свариваемость сварного соединения.

19. Недопустимые технологические  дефекты.

20.Классификация трещин по температуре их образования.

21. Механизм и причины образования горячих (кристаллизационных) трещин. Температурный интервал хрупкости (ТИХ).

22.Механизм и причины образования холодных трещин.

23. Механизм и причины образования ламелярных трещин.

24. Механизм и причины образования трещин при термической обработке.

25.Строение, структурная и химическая неоднородность сварного соединения.

26. Степень завершенности структурных и фазовых превращений при нагреве и охлаждении сварного соединения.

27. Механизм диффузии. Роль диффузионных процессов в формировании химической неоднородности сварных соединений.

28.Влияние размера зерна на механические и служебные свойства сварных соединений.

29. Роль дисперсионного твердения и старения в процессе снижения эксплуатационных свойств сварных соединений при высокой температуре.

30. Статистика хрупкого разрушения  сварных конструкций ответственного назначения и её связь с влиянием технологических дефектов.

31. Причины и механизм хрупкого разрушения.

32. Методы определения критериев трещиностойкости.

33. Методы предупреждения хрупкого разрушения сварных конструкций.

34.Допустимые технологические дефекты. Условия их допустимости.

35.Причины и механизм образования горячих (подсолидусных) трещин в сварных соединениях.

27.Пути повышения стойкости сварных соединений против образования холодных трещин сварных соединений.

28.Пути повышения стойкости против образования горячих трещин сварных соединений.

29.Пути повышения стойкости против образования трещин при термической обработке (отпуске) сварных соединений.

30.Пути повышения стойкости сварных соединений против образования ламелярных трещин.

Список литературы:

1.Кошкарев Б.Т. Металлы и их свариваемость: учеб. Пособие.- Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2013.-378 с.

2.Макаров Э.Л. Теория свариваемости сталей и сплавов / Э.Л. Макаров, Б.Ф. Якушин; под ред. Э.Л. Макарова.- М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана,2014.- 487 с.

3.Моисеенко В.П.	Материалы и их поведение при сварке: учеб. Посо-бие.-	Ростов-на-Дону: Феникс, Допущено УМО ВУЗов, 2009.- 52 с.

4.	Смирнов И.В.	Сварка специальных сталей и сплавов:	Тольятти, ТГУ,	2008.- 136 с.

5. Кошкарев Б.Т. Теория сварочных процессов: Учеб. Пособие/ Издательский центр ДГТУ, Ростов-н/Д, 2003.- 217 с.

6.Кошкарев Б.Т. Сварочные материалы.- Ростов-на-Дону, из-дат .центр ДГТУ,2012.

7.Моисеенко В.П., Эйдельнант В.И. Технологические особенности сварки плавлением сталей и сплавов.- Ростов-на-Дону,ДГТУ,2003.

8. Гуляев А.П. Металловедение.- М.: Металлургия,1986.

9. Лившиц Л.С. Хакимов А.Н. Металловедение сварки и термическая обработка.- М.: Машиностроение, 1989.

10. Рябов В.Р., Рабкин Д.М. и др. Сварка разнородных металлов и сплавов.- М.: Машиностроение, 1984.