- МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

- РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ        УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ»

#### Кафедра «Машины и автоматизация сварочного производства»

#### РАДИАЦИОННАЯ ИНТРОСКОПИЯ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

#### Методические указания

к лабораторной работе № 3

по курсу «Диагностика и контроль качества

сварных соединений»

#### Ростов-на-Дону

#### 2022 г.

Составитель доц.  канд. техн. наук В.Н. Фомин

УДК 621.971.052.08:620.179.152

Радиационная интроскопия сварных соединений:

Метод. Указания  /  ДГТУ. Ростов н/Д, 2022 г.,  18с.

Раскрыт физический смысл выявления дефектов сварки с помощью радиационной интроскопии. Представлена блок-схема передачи изображения сварного образца на телевизионную камеру. Показаны приемы и методы радиационной интроскопии. Даны рекомендации по оценке чувствительности метода. Приведены вопросы для самопроверки.

Научный редактор профессор д. т. н.

###### А, С, Коробцов

© Донской Государственный технический университет, 2022 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по технике безопасности при работе в

лаборатории "Радиографические методы контроля"

1. К выполнению лабораторных работ допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности. Студенты изучают инструктаж непосредственно перед проведением лабораторной работы после  этого  расписываются в контрольном групповом листе.

2. Прежде чем включить интроскоп и рентгеновский аппарат в электросеть, необходимо убедиться в целости заземления. Работать с незаземленным оборудованием и приборами категорически запрещается.

Открывать распределительные шкафы для смены предохранителей, подключения и отключения оборудования имеет право только дежурный электрик.

3. Разрешение на начало проведения исследования дает преподаватель, ведущий занятия. Все работы проводятся в его присутствии.

ПРАВИЛА

по технике безопасности при работе с интроскопом РИ-10T и рентгеноаппаратом       РУП-200-5-2.

1. К работе с установками допускаются лица, прошедшие аттестацию и специальное медицинское освидетельствование.

2. Во время учебных занятий включение и выключение аппаратов разрешается производить студентам только в присутствии и под руководством преподавателя.

3. Включенные аппараты не должны находиться без присмотра.

4. До начала работы лаборанту необходимо:

- осмотреть и проверить исправность всех частей высоковольтной

системы;

- удостовериться в отсутствии людей в помещении для просвечивания;

- сделать пробный пуск аппарата.

5. Перед тем как входить в помещение для просвечивания, необходимо выключить высоковольтный выключатель на пульте рентгеноаппарата.

1. Цель работы

- Ознакомиться с принципами получения видимого изображения скрытых дефектов на электронно-лучевой трубке интроскопа.

- Изучить методику, оборудование и принцип действия радиационного интроскопа.

- Овладеть техникой контроля сварных соединений с помощью радиационных интроскопов.

2. Общие положения

Радиоскопический метод основан на получении дефектоскопической информации о контролируемом объекте с помощью флуоресцирующих экранов,  электронно-оптических преобразователей, оптических усилителей и телевизионных систем при визуальном анализе светотеневой картины, получаемой на выходном экране в результате прохождения ионизирующего излучения через объект исследования.

Сохраняя такие достоинства радиографического метода, как возможность определения характера и формы выявляемого дефекта, методы радиоскопии позволяют исследовать контролируемый объект непосредственно в момент его просвечивания. Поэтому сокращается до минимума характерный для радиографии разрыв во времени между началом контроля и моментом получения заключения о качестве контролируемого объекта.

Устройства, позволяющие исследовать контролируемый объект непосредственно в момент его просвечивания, получили названия радиационных интроскопов. Основными элементами любого интроскопа являются источник проникающего излучения, преобразователь проникающего излучения в видимое, приемник (чувствительный элемент) . который обычно преобразует световое излучение в последовательность электрических сигналов, и. наконец, устройство усиления и индикации сигнала. Такая обобщенная схема приведена на рис. 1. В неё в соответствии с принципом работы интроскопа введена в качестве активного элемента обратной связи схема переработки информации человеком (оператором).

Как видно из рис.1., базовые элементы интроскопа - источник ионизирующего излучения 1 и преобразователь скрытого изображения в видимое 3.

Выходной световой сигнал преобразователя излучения 3 через оптическое устройство 4 подается на приемник 5, роль которого - производить операции над сигналом преобразователя 3, чтобы привести их в соответствие с типом устройства обработки и индикации 6.

Оператор принимает информацию и на основании её анализа дает общее заключение о внутреннем строении объекта контроля. При этом в зависимости от объекта оператор выбирает режим работы источника, приемника и устройства обработки и индикации сигнала.

Рис.1. Обобщенная схема радиационного интроскопа

1 – источник ионизирующего излучения; 2 – объект контроля; 3 – преобразователь скрытого изображения в видимое; 4 – оптическое устройство; 5 – приемник; 6 – устройство обработки и индикации сигнала; 7 – схема переработки информации человеком.

3. Радиационно-оптические преобразователи

В зависимости от схемы радиоскопа максимум излучения преобразователя должен лежать или в спектральной области, соответствующей высокой эффективности зрительного восприятия картины, или в области оптического преобразователя светового потока в поток электронов.

Послесвечение преобразователя выбирается достаточно большим, но не настолько, чтобы это приводило к размыванию изображения движущего объекта. В пассивных радиоскопах, как правило, применяют преобразователи с большим послесвечением, а в активных - с малым послесвечением.

В качестве материала для преобразователей используют люминофоры. В качестве основного материала используют щелочно-галлоидные соединении, а также сульфиды, селениды и силикаты лантаноидов, а также цинк, кадмий, кальций, стронций, магний, барий, вольфрам.

Порошковые  рентгеновские  экраны. Порошковые рентгеновские экраны как простейшие в конструктивном исполнении радиационно-оптические преобразователи являются наиболее распространенными устройствами визуального представления радиационного изображения объекта. Порошковые рентгеновские экраны используют в пассивных радиоскопах и применяют в качестве выходных элементов радиационных электронно-оптических преобразователей (РЭОП). Экраны пассивных радиоскопов состоят из плоской картонной подложки, на которую нанесен слой люминофора. Иногда для повышения тормозной способности экрана подложка покрывается конвертирующим (превращающим) веществом. Конвертор может состоять из чистого металла или сплава с эффективным атомным номером, соответствующим элементу с рекомендуемым диапазоном энергий проникающего излучения. Предпочтительные конверторы - серебро, олово, теллур, талий, вольфрам, платина, золото, тантал, свинец, висмут или их смеси и сплавы. Среди них серебро и вольфрам дают более выгодную комбинацию со сложными люминофорами. Толщина конвертора обычно составляет 0,005  0,1 мкм.

Слой люминофора толщиной 0,05  0,5 мм в смеси со связующими веществами (нитрат целлюлозы, этилцеллюлоза и др.) наносится на конвертор. Доля связующего вещества обычно составляет 5 – 15 %, а размер зерен люминофора лежат в пределах 6 – 50 мкм.

Для устранения нерезкости изображения, обусловленной рассеянным излучением, в экран вводится краситель, поглощающий люминесцентное излучение. Краситель поглощает в большей степени световое излучение, покидающее экран под углом к его поверхности, поскольку наклонные лучи проходят в экране более длинный путь.

Монокристаллические и поликристаллические экраны. Радиационно-оптические преобразователи на основе моно- или поликристаллов, именуемые сцинтилляторами, чаще применяют в активных системах, хотя ограничений для их использования в пассивных системах в принципе нет. Единственным, но, видимо, существенным их недостатком является низкая яркость свечения. Этот недостаток отчасти компенсируется большой прозрачностью к собственному излучению и высокой тормозной способностью.

Поликристаллические преобразователи имеют повышенное сопротивление к тепловому и механическому ударам. Их изготавливают выдавливанием или прессованием в сочетании с кузнечной обработкой.

Высокая собственная прозрачность позволяет изготовлять экраны из сцинтилляторов большой толщины, обеспечивающей полное поглощение рентгеновского излучения. Однако толщина сцинтилляционного экрана не может беспредельно расти. Ограничение в толщине накладывает размытие сцены светового изображения, вызванное многократным отражением оптических квантов от стенок преобразователя. Уменьшение размытия изображения возможно за счет размещенного на преобразователе со стороны входа проникающего излучения рифленого отражателя, как это показано на рис 3.

Рис.3. Поликристаллические преобразователи:

1 – отражатель; 2 – люминофор

Отражатель изготовляют из материалов с небольшим атомным номером - металлизированная пластмасса, алюминий. Периодичность Т пирамидальных отражателей должна быть меньше толщины  t  люминофора. Для обеспечения параллельности траекторий движения падающего, рассеянного световых потоков отражающие элементы имеют сечение в виде прямоугольного равнобедренного треугольника. Световые фотоны, генерируемые в люминофоре и распространяющиеся в направлении, обратном выходной плоскости, посредством рифленого отражателя передаются в направлении наблюдения. По сравнению с обычным плоским отражателем здесь наблюдается меньшее размытие изображения, поскольку в плоских отражателях кажущийся размер источника световых фотонов увеличен.

Электролюминесцентные экраны.  Принцип действия электролюминесцентных экранов основан на свечении некоторых люминофоров под действием переменного электрического поля (рис. 4).

Двухэлектродный ЭЛЭ (рис.4) представляет собой слоистый конденсатор, состоящий из наружной прозрачной основы 1, электропроводящих полупрозрачных слоев 2 и 7, заключенных между ними слоев фотопроводника 6 и электролюминофора 3, а также разделяющих непрозрачных слоев 4 и 5, устраняющих обратную связь между электролюминофором и фотопроводником. К проводящим покрытиям 2 и 7 подводят переменное напряжение 600 – 800 В и частотой 60 – 3000 Гц.

Рис. 4. Устройство электролюминесцентного экрана:

1 – стекло; 2, 7 – электропроводящие полупрозрачные слои; 3 – электролюминофор; 4, 5 – непрозрачные разделяющие слои; 6 – слой фотопроводника.

При отсутствии ионизирующего излучения основная доля напряжения падает на фотопроводнике из-за высокого значения его электрического сопротивления, в то время как на слой электролюминофора приходится незначительная часть падающего напряжения, в связи с чем он не люминесцирует. Однако стоит облучить фотопроводник ионизирующим излучением, его сопротивление начнет уменьшаться с увеличением интенсивности излучения, а напряжение на электролюминофоре возрастать, что вызовет его свечение, которое можно наблюдать со стороны стекла 1.

К недостаткам двухэлектродных ЭЛЭ следует отнести большое время послесвечения, это ограничивает возможности их использования при контроле движущихся объектов, а также свечение в темновом режиме (при отсутствии облучения).Некоторые типы ЭЛЭ обеспечивают получение стопроцентного контраста изображения дефекта, что достигается введением между слоями 2 и 7 управляющего сетчатого электрода.

Усилители  изображения. Для визуального восприятия информации операторам без напряжения зрения необходимо, чтобы на каждый поглощенный рентгеновский квант испускалось по крайней мере 105 фотонов в видимой части спектра. Общее энергосодержание всех этих фотонов превышает энергию, которую имеют первичные кванты излучения, и, следовательно, необходимо усиление первичных носителей информации.

Поскольку прямое увеличение энергии квантов тормозного рентгеновского излучения невозможно, их необходимо преобразовать в электрически заряженные частицы, чаще всего – электроны. Энергию вторичных электронов можно повысить в результате ускорения в электрическом поле. Из этого следует, что необходимы по крайней мере две стации преобразования: кванты излучения заряженные частицы, заряженные частицы   фотоны видимого света.

Стадии преобразования радиационного изображения в радиоскопе показаны на рис. 2. Согласно этим схемам непосредственно для усилителя рентгеновского изображения цепочка преобразований представляется в следующем виде: кванты излучения ( или х), фотоны (h), фотоэлектроны (e) ,   быстрые электроны (eδ).

Радиационные электронно-оптические преобразователи (РЭОП).Основной недостаток флюороскопического контроля заключается в относительно малой яркости изображения. Чтобы получить удовлетворительное флюороскопическое изображение, яркость экрана необходимо увеличить до 102−103Кд/м² (кандела на квадратный метр), кандела от латинского слова "свеча" – сила света при достаточном контрасте изображения.

Яркость может быть увеличена с помощью рентгеновских электронно-оптических преобразователей.

Для того чтобы получить требуемое усиление изображения, необходимо первичное рентгеновское изображение представить в уменьшенном виде и затем рассматривать это уменьшенное изображение на экране через

лупу, микроскоп или с передачей уменьшенного светового изображения на передающую телекамеру.Усиление яркости в рентгеновском усилителе изображения достигается, с одной стороны, увеличением светового потока с экрана благодаря соответствующему ускоряющему напряжению, а с другой стороны - путем электронно-оптического уменьшения. Оба способа дают достаточное усиление.

Усилитель рентгеновского изображения (рис. 5) конструктивно выполнен из четырех основных элементов: люминесцентного экрана 3, где происходит преобразование проникающего излучения в фотоны; фотокатода 4, конвертирующего фотоны в поток электронов; электронно-оптической системы 5, 6, ускоряющей и фокусирующей фотоэлектроны; выходного экрана 7, где происходит обратное преобразование.

Элементы РЭОП объединены в единое целое внутри вакуумированного корпуса. Собственно усилитель заключен в стеклянный корпус, имеющий круглое сечение и вогнутый входной торец – экран, покрытый однородным слоем люминофора 3. Слой люминофора напыляется непосредственно на стекло или на тонкую алюминиевую подложку 2, расположенную вблизи торца. Толщина люминофора, как правило, 3−10⋅10−6м, а в некоторых случаях может быть увеличена за счет отражателей света до 15⋅10−6м. Люминофорный слой, покрыт напыленной на его выходную поверхность тонкой (толщиной 10 нм – (нанометр)=10⋅10−9м) пленкой фотоэмиссионного вещества фотокатода 4. Материал фотокатода выбирают, исходя из условий согласования его эмиссионных свойств с длиной волны свечения люминофора. Фотоэлектроны фокусируются электродами 5, и ускоряются до энергий 25 кэВ (килоэлектровольт) с помощью электрода 6, размещенного в непосредственной близости от выходного люминесцентного экрана. Возникающее на выходном экране изображение является более яркой копией изображения на входном экране и может непосредственно наблюдаться через микроскоп 8 или подвергаться дальнейшей обработке. Согласно современным требованиям размер входного экрана РЭОП составляет 15-32 см. Первоначальное крупноформатное изображение в целях обеспечения лучших условий передачи на телевизионное устройство уменьшается до 15-30 мм, что, в свою очередь, требует сложной системы электростатической фокусировки фотоэлектронов.

Рис. 5. Схема усилителя рентгеновского изображения.

1 – сварное соединение; 2 – алюминиевая подложка; 3 – люминофор; 4 – фотокатод; 5, 6 – электронно-оптическая система; 7 – выходной экран; 8 – микроскоп.

По последним данным, разработан РЭОП в комплексе с ЭВМ, обеспечивающий чувствительность контроля, сравнимую с чувствительностью радиографического метода.

Усилители светового изображения радиационно-оптических преобразователей (ЭОП).В основе работы усилителей изображения лежат трансформация световой картины с радиационного преобразователя в электронное изображение. Фотон - электронное преобразование осуществляется за счёт фотоэффекта или эффекта фотопроводимости. Последний процесс, как правило, не используется в усилителях, но устройства на его основе реализованы в передающих телевизионных трубках. ЭОП, реализующий принцип фотоэмиссионного усиления изображения, показан на рис. 6. Эта

Рис. 6. Короткофокусный усилитель.

1 – фотокатод; 2 – люминофор; 3, 4 – прозрачный электрод.

простейшая конструкция усилителя радиационного изображения (УРИ) не получила широкого распространения, однако физические принципы, заложенные в ее основе, сохранились в последующих более совершенных разработках. Здесь процесс усиления осуществляется следующим способом. Световое изображение объекта получается на радиационно-оптическом преобразователе обычным методом. Световой поток на фотокатоде 1 конвертируется (преобразуется, превращается) в поток электронов, ускоряемых в вакуумированном промежутке прозрачными электродами 3, 4. На люминофоре осуществляется обратное преобразование.

4. Телевизионная установка "Интроскоп"

Телевизионный рентгеновский интроскоп РИ-10T предназначен для наблюдения и фоторегистрации дефектов при поточном неразрушающем контроле в производственных помещениях сварных соединений из стали толщиной от 3 до 20 мм.

Интроскоп представляет собой прибор, в котором теневое рентгеновское изображение внутреннего строения контролируемого изделия, созданное рентгеновским излучением, преобразуется в оптически видимое и передается на радиационно-безопасное расстояние.

Рентгено - телевизионный интроскоп РИ-10T состоит из следующих основных узлов (рис. 7). Входной преобразующий блок 3 при помощи сцинтилляционного монокристалла преобразует теневое рентгеновское изображение в оптически видимое, а затем последнее - в электрический сигнал, который по кабелю 5 поступает в блок передающей камеры 4.

Далее по соединительному кабелю 6 электрический сигнал передается в блок канала 7 и далее на видеоконтрольное устройство J.

Входной     преобразующий     блок (ВПБ).

Входной преобразующий блок преобразует рентгеновское излучение в электрический сигнал. Размах видеосигнала на выходе ВПБ составляет 0,2-0,4 В;  полярность выходного сигнала отрицательная.

В качестве рентгеновского преобразователя используется сцинтилляционный монокристаллический детектор из йодистого цезия, активированного таллием CsJ(Tl) (рис. 8), заделанного в специальную оправку.

Оправка из дюралюминия служит для крепления преобразователя в корпусе ВПБ, защиты монокристаллической пластины от механических повреждений и воздействия воздушной среды. Со стороны источника излучения оправка имеет окно, заделанное органическим стеклом толщиной 1,6 мм с нанесенным на него зеркальным покрытием из распыленного в вакууме алюминия. Зеркальное покрытие служит для увеличения светового потока, поступающего на фотокатод 1 передающей телевизионной трубки.

Рис.7. Рентгено - телевизионный интроскоп РИ-10Т:

1 – видеоконтрольное устройство; 2 – пульт управления; 3 – блок входной преобразующий; 4 – блок передающей камеры; 5, 6 – кабели соединительные; 7 – блок канала.

Со стороны приемника света сцинтилляционный монокристалл защищен оптическим стеклом К-8, толщиной 2 мм. Оптический контакт между стеклом и монокристаллом осуществляется с помощью силиконового клея. Толщина монокристаллической пластины 3 мм при диаметре 80 мм. Детектор 14 крепится к корпусу преобразователя ВПБ. Оптическая головка (объектив) предназначена для проектирования на фотокатод передающей трубки изображения и дистанционного управления фокусированием. Для поворота изображения, созданного

детектором 14, на 90° используется зеркало, представляющее собой стекло с нанесенным покрытием. Зеркало при помощи трех винтов и пружин имеет плавную юстировку.

Рис.8. Передающая трубка типа суперортикон:

1 – фотокатод; 2 – ускоряющий электрод; 3 – мелкоструктурная сетка;    4 – пленка; 5 – тормозящий электрод; 6 – фокусирующий электрод; 7 – цилиндр умножителя; 8 – электронный прожектор; 9 – пятикаскадный умножитель; 10 – отклоняющие катушки; 11 – фокусирующая катушка; 12 – корректирующая катушка; 13 – объектив; 14 – монокристалл (детектор); 15 – зеркало; 16 – стеклянный баллон; 17 – корпус.

Объектив "Юпитер 3" заключен в оправу и может перемещаться вдоль    оптической оси на расстояние 7 мм. Движение осуществляется от    электродвигателя ДПМ-25 через червячную пару, фрикционную муфту, три    пары зубчатых колёс и передачи винт-гайка. Питание электродвигателя 27 В подается через вилку разъема. Оптическая головка соединяется с каркасом фокусирующе-отклоняющей системы.

Передающая электронно-лучевая трубка (суперортикон) 16 служит для преобразования светового изображения в электрические сигналы.

В вакуумном стеклянном баллоне 16 размещены: фотокатод 1; ускоряющий электрод 2; мишень, состоящая из тонкой полупроводниковой пленки 4; выравнивавшая сетка 3; тормозящий электрод 5; фокусирующий электрод в виде проводящего слоя, на внутренней поверхности колбы 6; электронный прожектор; пятикаскадный вторично-электронный умножитель 9; цилиндр умножителя 7.

Фокусирующе-отклоняющая система (ФОС) состоит из отклоняющих, корректирующих и фокусирующей катушек, обмотки подогрева и термореле. Отклоняющие катушки 10 служат для отклонения электронного луча во времени и являются частью системы, обеспечивающей последовательную во времени коммутацию элементов мишени.

Фокусирующая катушка 11 предназначена для фокусировки электронного луча и фотоэлектронов, вылетающих с фотокатода на мишень.

Корректирующие катушки 12 позволяют за счет регулировки протекающего по ним тока компенсировать неточность изготовления электронного прожектора.

В блоке трубки (БТ) также размещены: высоковольтный делитель напряжения, предварительный видеоусилитель.

Блок трубки служит для обеспечения требуемыми напряжениями и токами электродов передающей трубки, усиления видеосигнала и включения камеры в общую схему телевизионного канала.

Коэффициент усиления усилителя около 2. Полярность сигнала на выходе - отрицательная.

ВПБ конструктивно оформлен в виде цилиндра. К каркасу ФОС присоединяются с одной стороны оптическая головка, а с другой БТ. Каркас может поворачиваться относительно своей центральной оси в пределах ±45° при помощи электродвигателя MC-160 и двух микропереключателей МПЗ; ОГ, ФОС, БТ размещены в корпусе ВПБ. Корпус предохраняет оптику от попадания в нее рассеянного света.

Блок  камерный телевизионный (БКТ).  БКТ 4 предназначен   для   усиления   видеосигнала, поступающего с усилителя передающей камеры и формирования пилообразного тока строчной  частоты  и  дальнейшей передачи по линии связи в блок канала  УВ-4. Блок канала 7 располагается в нижней части пульта управления интроскопа 2 (рис. 7).

Пульт управления интроскопа (ПУИ).  В состав блока пульта управления интроскопа входят: блок питания БП-14; видеоконтрольное устройство BK-12; пульт управления.

Блок канала предназначен для усиления и изменения полярности видеосигнала, поступающего с передающей камеры, и окончательного формирования телевизионного сигнала. Кроме того, этот блок вырабатывает синхронизирующие сигналы и пилообразный ток кадровой частоты для питания отклоняющей системы передающей трубки.

Блок питания и автоматики предназначен для обеспечения блоков аппаратуры всеми необходимыми напряжениями и токами.

Видеоконтрольное устройство предназначается для воспроизведения телевизионного изображения наблюдаемых объектов на экране приемной трубки.

Пульт управления предназначен для управления режимом работы аппаратуры. На пульте управления расположены регуляторы напряжений на сетке мишени, фотокатоде, фокусирующем электроде, управляющем электроде.

С помощью переключателей производят: переключение аппаратуры из "дежурного" режима в "рабочий" и обратно, переключения изображения с "позитива" на "негатив".

На пульте управления предусмотрена дистанционная фокусировка светового потока с помощью объектива "Юпитер 3", поворот фотокатода вместе с трубкой вдоль оси относительно монокристалла ±45° .

На пульте управления расположены органы управления перемещением контролируемого изделия.

К интроскопу может прилагаться дополнительный телевизор для просмотра в отдельном помещении.

Для документального оформления качества сварных соединений к видеоконтрольному устройству придаются два съемных тубуса и фотоаппарат "Зенит 3М" для проведения съемок с экрана телевизионной трубки.

5. Абсолютная и относительная чувствительность

Абсолютную чувствительность радиационного интроскопа определяют как минимальное измерение значения параметра просвечиваемого объекта, которое может быть обнаружено анализом светового изображения объекта на выходном экране интроскопа.

Изменение значения параметра просвечиваемого объекта обеспечивается дискретным набором имитаторов дефектов, содержащихся в эталонах чувствительности. В качестве эталонов чувствительности обычно используют проволочные, канавочные и пластинчатые эталоны. Проволочный эталон представляет собой набор проволочек установленных форм и размеров, пластинчатый - пластину с цилиндрическими отверстиями установленных форм и размеров (см. лаб. работу № 1), изготовленную с заданной точностью из материала, основа которого по химическому составу аналогична основе контролируемого материала.

Абсолютную чувствительность контроля  определяют в миллиметрах по формулам:

- при использовании проволочного эталона по ГОСТ 7512-82

Δδ=dmin,

- при использовании канавочного или пластинчатого эталона по
ГОСТ 7512-82

Δδ=hmin,

где dmin – диаметр наименьшей видимой в световом изображении теневой картины проволоки проволочного эталона;  hmin – глубина наименьшей видимой в световом изображении теневой картины канавки канавочного эталона или наименьшая толщина пластинчатого эталона, при которой видна в световом изображении теневая картина отверстия эталона, диаметр которого равен удвоенной толщине эталона.

Относительную чувствительность контроля   определяют по

формуле, в %:

δ=Δδh⋅100%,

где h – полная радиационная толщина контролируемого материала, равная сумме толщин эталона чувствительности и дополнительного поглотителя (исследуемого объекта). Чувствительность радиационного контроля существенно зависит от мощности экспозиционной дозы в районе входной плоскости преобразователя.

6. Рабочее задание

1. Изучить схемы  и типы активных и пассивных интроскопов.

2. Ознакомиться с методами преобразования ионизирующего излучения в видимое.

3. Изучить конструкцию и принцип действия телевизионной установки интроскоп РИ-10Т.

4. Освоить методику определения внутренних дефектов сварных соединений.

5. Определить чувствительность данного метода.

6. Сделать выводы по работе.

7. Приборы, принадлежности и материалы,

необходимые для выполнения работы

1. Рентгеновский аппарат РУП-200-5-2 для просвечивания материалов, установленный в соответственно оборудованном помещении.

2. Эталоны, маркировочные знаки, номограммы для определения экспозиций.

3. Набор образцов различных сварных соединений со скрытыми дефектами.

4. Набор свинцовых пластин, штангенциркуль, стальная линейка 750-1000 мм.

5. Интроскоп РИ-10Т.

8. Порядок выполнения работы

1. Подготовить аппарат РУП-200-5-2 к работе, включив его на прогревание трубки в течение 5-10 мин.

2. Подготовить интроскоп РИ-10Т к работе, включив его на прогревание в течение 5-10 мин.

3. Очистить и произвести внешний осмотр образца, произвести необходимые измерения.

4. Аккуратно уложить на ободок монокристалла исследуемый образец. На образец поближе к сварному соединению, положить эталон, маркировочный знак.

5. Установить величину фокусного расстояния от образца цо анода рентгеновской трубки, учитывая вид материала исследуемого образца, его толщину,

6. Пользуясь пультом управления интроскопа установить яркость, контрастность экрана электронно-лучевой трубки, фокусировку, режим и т.п.

7. Выйти из рентген кабинета и прежде чем плотно закрыть дверь, убедиться, что в помещении никого нет.

8. Включить высокое напряжение на пульте рентгеноаппарата РУП-200-5-2. Постепенно увеличивая напряжение, довести его до 80100 кВ, при этом ток трубки должен быть в пределах 3-4 мA.

9. Пользуясь пультом управления интроскопа, установить яркость, контрастность экрана электронно-лучевой трубки.

10. Пользуясь пультом управления интроскопа и аппарата РУП-200-Б-2, установить максимально возможную чувствительность на экране интроскопа с помощью эталонов.

11. Приступить к исследованию образца.

12. Определить чувствительность данного метода.

13. Сделать выводы по работе.

9. Содержание отчёта

1. Цель работы.

2. Краткое описание физических процессов, протекающих при преобразовании ионизирующего излучения в видимое на экране видеоконтрольного устройства.

3. Нарисовать и описать принцип действия передающей трубки типа суперортикон.

4. Нарисовать и описать блок-схему интроскопа.

5. Определить чувствительность метода.

6. Зарисовать образец и нанести на него выявленные дефекты.

7. Зашифровать дефекты данного образца в соответствии с ГОСТ 23055-78.

8. Сделать выводы по проделанной работе.

10. Вопросы для самопроверки

1. В чём сущность радиоскопического метода?

2. Какие устройства получили название интроскоп?

3. Чем отличается "пассивный" радиоскоп от активного?

4. Какие типы радиационных интроскопов применяют в промышленности?

5. Какие материалы используют для преобразователей ионизирующего излучения в видимое?

6. В чем физический смысл радиационно-оптических преобразователей?

7. Какие типы радиационно-оптических преобразователей применяются для контроля?

8. Принципы работы усилителя изображения?

9. Как оценить чувствительность радиационного метода интроскопии?

10. Чем отличается абсолютная чувствительность от относительной?

11. Рекомендуемая литература

- Алёшин Н. П. Физические методы неразрушающего контроля сварных соединений. – М.:  Машиностроение,  2006.

2. Коробцов А. С., Фомин В. Н. Система обеспечения качества в сварочном производстве. – Ростов-на-Дону; изд-во «ДГТУ», 2013г.

3. Неразрушающий контроль и диагностика,-- Справ. под ред. Клюева В. В. . – М.:  Машиностроение,  2005.

4.  ГОСТ  7512–82.  Контроль  неразрушающий.

Составитель Фомин Владимир Николаевич

РАДИАЦИОННАЯ ИНТРОСКОПИЯ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Методические указания

к лабораторной работе № 3