- МИНИСТЕРСТВО  НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

- РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ»

#### Кафедра «Машины и автоматизация сварочного производства»

# Рентгеновские  методы  контроля  качества

# сварных  соединений

Методические указания

к  лабораторной  работе  №  1

по  курсу «Диагностика и контроль качества

сварных соединений»

Ростов-на-Дону                                                     2022г.

Составитель  доц.  к. т. н.    В.  Н.  Фомин

УДК 621.791.052.08.620.179.152.

Система  обеспечения  качества сварных соединений.

Методические  указания/ ДГТУ, Ростов-на-Дону,2022 г.24 с.

Раскрыт  физический  смысл  определения  дефектов  сварки  с  помощью  рентгеновского  излучения.  Показаны  приемы  и  методы  рентгенографии.  Даны  рекомендации  по  выбору  экспозиции,  определению  дефектов  сварки,  чувствительности  способа  выявления  дефектов.

В  конце  указаний  даны  вопросы  для  самопроверки.

Научный  редактор

доктор  технических  наук,  проф.  А. С. Коробцов

© Донской  государственный  технический  университет,  2022г.

И Н  С  Т  Р  У  К  Ц  И  Я

1.  К  выполнению  лабораторных  работ  допускаются  лица, прошедшие  инструктаж  по  технике  безопасности.  Студенты  проходят  инструктаж  непосредственно  перед  проведением  лабораторной   работы.  Студенты, прослушавшие  инструктаж,  расписываются  в  контрольном  листе.

2.  Прежде  чем  включить  рентгеновский  аппарат  в  электросеть,  необходимо  убедиться  в  целости  заземления.  Работать  с  незаземлённым  оборудованием  и  приборами  категорически  запрещается.

3.   Открывать  распределительные  шкафы  для  смены предохранителей,  подключать  и  отключать  оборудование  имеет  право  только  дежурный  электрик.

4.  Разрешение  на  начало  проведения  исследования  даёт  преподаватель,  ведущий  занятия.  Все  работы  проводятся в  присутствии  преподавателя.

.

П  Р  А  В  И  Л  А

по  технике безопасности  при  работе  с  рентгеновским  аппаратом РУП 200-5-2

- К  работе  по  эксплуатации  рентгеновской  установки  допускаются  лица,  прошедшие  аттестацию  и  специальное  медицинское  освидетельствование.

- Во  время  учебных  занятий  включение  и  выключение  пульта  управления  аппаратом  разрешается  производить  студентам  только  в  присутствии  и  под  руководством  преподавателя.

- При  включённом  высоковольтном  выключателе  рентгеновский  аппарат  не  должен  находиться  без  присмотра.

- До  начала  работы  лаборанту  необходимо:

- Осмотреть  и  проверить  исправность  всех  частей  высоковольтной  системы.

- Удостоверится  в  отсутствии  людей  в  помещении  для  просвечивания.

- Сделать  пробный  пуск  аппарата.

Перед  тем  как  входить  в  помещение  для  просвечивания,  необходимо  выключить  высоковольтный  выключатель  на  пульте  рентгенаппарата.

1.Цель  работы

  - ознакомиться  с  закономерностями  получения  и  свойствами  рентгеновского  излучения;

  - изучить  методику  и  оборудование  для  рентгенографического  контроля;

- овладеть  техникой  контроля  сварных  соединений  с  помощью  рентгеновских  лучей.

2.  Общие  положения

2.1.  Рентгеновское  излучение.

К  рентгеновским  лучам  относится  излучение, занимающее  участок  электромагнитного  спектра  с  длиной  волны  примерно  от  нескольких  десятков  до  сотых  долей  нанометра (табл.1).

Таблица 1.

Виды  электромагнитных  излучений

| Вид излучения | Длина волны, °A * | Частота излучения, Гц |
| --- | --- | --- |
| Космическое | 0,000001 0,001 | 3⋅1022 |
| Гамма | 0,001 0,04 | (0,25÷60)⋅1018 |
| Рентгеновское | 0,006 10 | 0,5⋅1021÷3⋅1017 |
| Ультрафиолетовое | 10 4000 | 25⋅1014 |
| Видимое ( свет ) | 4000 7000 | 7,5⋅1014 |

*  Длина  волны  обычно  измеряется  в  ангстремах 1°A=10−10м=10−8см=0,1нм, нм – нанометр  (множитель  нано = 10−9).  Иногда  для  рентгеновского  излучения  применяют  х – единицу,  равную  10−11см.

Отличие  одного  вида  лучистой  энергии  от  другого  с  точки  зрения  квантовой  механики  заключается  в  величине  энергии  квантов  данного  излучения.  Сходство  их  в  том,  что  все  виды  лучистой  энергии  представляют  собой  разновидность  электромагнитных  излучений.  Рентгеновские  лучи   отличаются  от  видимого  света  тем,  что  энергия  их  квантов  в  десятки,  сотни  раз  больше,  чем  энергия  квантов  видимого  света.  Высокая  энергия  квантов  создаёт  особые  свойства  этого  излучения,  делает  его  проникающим  сквозь непрозрачные  предметы. При  прохождении  электронов  через  вещество  они  испытывают  торможение  в  кулоновском  поле  ядер.  При  этом  их  кинетическая  энергия   Е  уменьшается,  преобразуясь  в  рентгеновское  тормозное  излучение.  В  каждом  акте  взаимодействия  может  быть  преобразована  произвольная  часть  кинетической  энергии  электрона  вплоть  до  её  полной  величины,  спектр  тормозного  излучения  имеет  непрерывный  (сплошной )  характер.  Рассчитано,  что  абсолютное  количество  тормозного  излучения,  выраженное  в  МэВ  и  отнесенное  к  одному  электрону,  равно

J=5,77⋅10−4⋅E2⋅Z,

где   Е  - энергия  электронов,  МэВ,

Z  - порядковый  номер  элемента  ( мишени ).

Таким  образом,  количество  тормозного  излучения       зависит  от  кинетической  энергии  электрона  и  порядкового  номера  Z  элемента,  из  которого  изготовлена  мишень.

Рис. 11

Получение  рентгеновского  излучения  тесно  связано  со  строением  атома.  Атом  представляет  собой  электродинамическую  систему,  состоящую  из  положительно  заряженного  ядра  и  окружающих  ядро  электронов (рис.1).

В  нормальном  состоянии  атом  нейтрален,  то  есть  число  электронов  в  атоме  равно  порядковому  номеру  элемента  Z  (или  заряду  ядра).   Электроны  в  атоме  располагаются  на определённых  энергетических  уровнях  (E1;Е2;Е3;и  т. д. )  или  электронных  оболочках. Ближайшая  к  ядру  оболочка  называется  К- оболочкой, дальше  следует  L , M, N, P, Q.  Чем  ближе  электрон  расположен  к  ядру,  тем  больше  величина  силы  притяжения  между  электроном  и  ядром,  то  есть  тем  больше  энергия  связи  электрона  в  атоме. Следовательно,  чтобы  вырвать  электрон  с  К-оболочки,  необходимо  затратить  больше  энергии,  чем  с L-оболочки,  и   т. д.

Таким  образом,  запас  внутренней  энергии  атома  .обусловливается  взаимным  расположением  ядра  и  окружающих  его  электронов.

Внешним  энергетическим  воздействием,  например, нагреванием,  облучением,  направленным  потоком  электронов можно  сообщить  атому,  находящемуся  в нормальном  состоянии  дополнительную  энергию. Получив  избыток  энергии,   атом  возбуждается,  т. е. переходит  в  одно  из  возможных  энергетически более  высоких  состояний. Возбуждённое  состояние  атома  неустойчиво

и  длится  короткое  время.  Путем  самопроизвольных  переходов  электронов  на  близкие  к  ядру  свободные  места  в  оболочках  атом  возвращается  в  нормальное  устойчивое  состояние.  На  рис.1  показано,  как  только  потоком  быстрых  электронов выбивается  электрон  из  внутренней  К- оболочки,  так  туда,  мгновенно,  «перескакивает» электрон  с  L- оболочки.  Это  сопровождается  характеристическим  излучением  с  частотой γ соответствующей ΔЕ -  разности  энергий  между  уровнями   EK и EL.

ΔЕ=EK−EL=h⋅γ,          (1)

где h - постоянная  Планка,  равная  6,625⋅10−34Дж⋅с=(6,625⋅10−27эрг⋅с)

При  этом величина  hγ  зависит  от  скорости  электронов  е,  а  также  от  энергетических  уровней  электронных  оболочек,  с  которых «перескакивает»  электрон.  Поэтому  характеристическое  излучение  имеет  дискретный  (прерывистый),  линейчатый  спектр.  При  этом   избыток  энергии  излучается  в  виде  квантов  электромагнитного  излучения,  называемых  также  фотонами.  Таким  образом,  квант,  или  фотон - это  избыток  энергии  в  виде  электромагнитного  излучения.

Собственная  частота  колебаний γ связана  с  длиной  волны λ следующим  соотношением:

λ=Cγ ,           (2)

где   C – вид  излучения,  распространяющегося  в  пространстве  со  скоростью  света,  равной  3⋅1010см\ с  =  3⋅108м\ с.

На  основании  зависимостей  (1)  и  (2)  можно  записать,  что

ΔE=hγ=hCλ    (3)

С   уменьшением  длины  волны λ увеличивается  энергия  Е  излучения.

Кинетическая  энергия  электрона  е у  поверхности  бомбардируемого  материала  анода  равна

E=eU,           (4)

где е - заряд  электрона  (e=1,602⋅10−19Кл),

U -  анодное  напряжение,  В.

На  основании  формул  (3)  и  (4),  считая,  что  переход  кинетической  энергии  электронов  Е  в  максимальную  энергию  рентгеновского  излучения  полный,  запишем

λ=h⋅Ce⋅U,

то  есть  с  увеличением  анодного  напряжения  длина  волны  уменьшается.  Это  приводит  к  изменению   спектрального  состава,  повышению  максимальной  энергии  непрерывного  спектра.

С  уменьшением  длины  волны  проникающая  способность  рентгеновского  излучения  возрастает.

В  практике  рентгеновского  контроля  в  зависимости  от  плотности  исследуемого  материала  применяют  « мягкое»  излучение  при  напряжениях  20-30 кВ,  «жёсткое» - при  напряжениях  200-300  кВ  и  весьма  «жёсткое»  -  при  напряжениях   500 кВ  и  выше.

2.2.  Конструкция  и  работа  двухэлектродной  рентгеновской  трубки.

Рентгеновская  трубка (рис.2)– это  электровакуумный  высоковольтный  прибор,  предназначенный  для  генерирования  рентгеновского  излучения  путём  бомбардировки  анода  пучком  электронов,  ускоренных  приложенным  к  электродам  трубки  напряжением.

Источник  электронов – катод  с  нитью  из  вольфрамовой  проволоки  в  рентгеновских  трубках  с  термоэлектронной  эмиссией  или  холодный  катод  специальной  конструкции  в  импульсных  рентгеновских  трубках  с  автоэлектронной  эмиссией.

Рис. 2.

В  стеклянном  баллоне  с  вакуумом  10−6−10−8мм  рт.  ст.  имеются  два  электрода  (рис. 2.)  катод  1  в виде  спирали  из  вольфрамовой  проволоки Ø (0,2 – 0,5  мм),  нагреваемой  до t°C= 2300 – 2500°C и  анод  3  в виде  медного  полого  цилиндра  с  вваренной  в  него  вольфрамовой  мишенью.  Вольфрамовая  мишень (температура  плавления  3600°C)  позволяет  получать  высокую  интенсивность  рентгеновского  излучения  и  подводить  к  аноду  большие мощности.  К  электродам  от  высоковольтного  трансформатора  подводится  высокое  напряжение (10–300кВ),  а к спирали – низкое  напряжение  (2,0 – 12  В)  от  специального  понижающего  трансформатора  накала.  При  накале  спирали  вследствие  термоэлектронной  эмиссии  из  неё  вылетают  электроны,  которые  специальным  устройством  (электронной  пушкой)  2  фокусируются  в  узкий  пучок  и  под  действием  электрического  поля  с  большой  скоростью  движутся  к  аноду  3.  Проходящий  через  трубку  ток  измеряется  миллиамперметром,  находящимся   на  пульте  управления  аппарата. Ток  рентгеновской  трубки  регулируется  изменением  степени  накала  нити   спирали,  а, следовательно, количеством  электронов,  вылетевших  с  катода.

Электронный  пучок  тормозится  вольфрамовой  пластинкой  4  -  возникает  тормозное  рентгеновское  излучение.  Интенсивность  рентгеновского  излучения  определяется  количеством  электронов  тормозящихся  у  анода  в  единицу  времени,  то  есть  силой  анодного  тока  в  трубке.  Таким  образом,  при  использовании  электронных  рентгеновских  трубок,  регулируя  накал  нити  катода,  можно  получить  рентгеновское  излучение  различной  интенсивности,  а  регулируя  напряжение  между  анодом  и  катодом,  можно  получить рентгеновское  излучение  различной  жёст кости.  Напряжение  измеряется  вольтметром,  находящемся  на  пульте  управления  аппарата.

Доля  кинетической  энергии  R,  превращающаяся  в  рентгеновское  из   излучение,  зависит  от  анодного  напряжения  U  и  порядкового  номера  материала  мишени  в  таблице  Менделеева  Z  и  определяется  по  эмпирической  формуле

R=1,4⋅10−6ZU

Видно,  что  для  мишени  рационально применять  материал  с  большим  Z.  При  вольфрамовой  мишени  (Z = 74 )  и  при  U = 60 - 80 кВ   R = 0,1 %;

U = 100 кВ   R = 1,0 %, а  при  U = 2,0  МВ   R = 10 %.

Таким  образом,  энергия  электронов,  затрачиваемая  на  получение  рентгеновских  лучей,   используется  тем  лучше,  чем  выше  порядковый  номер  вещества  анода  и  чем  выше  напряжение  на  электродах  трубки.  Большая  часть  энергии  электронов  превращается  в  тепло,  которое  отводится  от анода охлаждающей  средой  (маслом, водой, газом).  В отдельных  случаях  для  уменьшения  разогрева  анода  трубки  выполняют  с  вращающимся  анодом.

Участок  мишени  анода,  на  котором  генерируется  рентгеновское  излучение,  называется  действительным  фокусным пятном  трубки,  а  проекция  его  в  направлении  выхода  лучей – эффективным  фокусным  пятном.  Трубки  имеют  фокусное  пятно  определённого  размера и формы.  Обычные  формы  эффективного  фокусного  пятна 1,5×1,5;  2,0×2,0;  3,5×3,5;диаметром  1,0;1,5;2,0; 5,0.  Трубки  с  фокусным  пятном  диаметром  от  100  мкм  до  1,0  мм  называются  острофокусными.  Острофокусные  трубки  более  эффективны.

Двухэлектродные  трубки  используют  при   напряжениях  до 200 – 300  кВ. Они  имеют  электрическую  фокусировку  электронов,  при  которой  размер  фокусного  пятна  не  изменяется  во  всем  диапазоне  регулировки  анодного  тока  и  напряжения.  Трубки  с  вынесенным  анодом,  используемые  для  панорамного  просвечивания,  имеют  дополнительную  магнитную  фокусировку.

Панорамное  просвечивание  позволяет  получить  снимок  всего  кольцевого  шва,  что  способствует  повышению  производительности  труда.

3.  Средства  и  техника  контроля  сварных  соединений с помощью рентгенографии	с  помощью  рентгенографии

Рентгеновские  лучи  обладают  рядом  специфических  свойств:  они  способны  проходить  через  непрозрачные  предметы,  действовать  на  фотоплёнку,  вызывать  люминесценцию  некоторых  химических  соединений,  ионизировать  газы,  нагревать  облучаемое  вещество,  действовать  на  живые  организмы  и  в  зависимости  от  дозы  облучения  могут  быть  полезными  или  вредными.  Используя  эти  свойства  Х-лучей  и  средства  радиографии,  можно  обеспечить  надёжный  контроль  сварных  соединений.

3. 1.  Средства  радиографии,  принадлежности  и  материалы

К  средствам  радиографии  относятся:  фотографические  детекторы  (рентгеновские  плёнки ),  усиливающие  металлические  и  флуоресцентные  экраны,  магнитные  держатели,  маркировочные  знаки,  эталоны  чувствительности,  негатоскопы,  ванночки  для  фотографической  обработки.

3. 1.1.  Фотографические  детекторы

(рентгеновские  плёнки )  используют  для  регистрации  излучения.  Детектором  рентгеновской  плёнки  является  слой  фотоэмульсии  (толщиной  0,01- 0,03),  нанесенный  на  гибкую,  прозрачную  подложку  из  нитроцеллюлозы  или  ацетатцеллюлозы.  Для  плотного  сцепления  эмульсии  с  подложкой  служит  подслой  специального  клея.  Для  предохранения  от  повреждения  на  эмульсионный  слой  нанесён  тонкий  слой  (до  0,001  мм)  чистого  желатина.  Эмульсия  представляет  собой  желатин,  в  котором  равномерно  распределены  кристаллы  бромистого  серебра AgBr или  хлористого  серебра  AgCl. Размерами  кристаллов  бромистого  серебра  или  хлористого  серебра  и   степенью  однородности  на  распределение  в  эмульсионных  слоях  определяется  зернистость  плёнки  (мелкозернистые  со  средней  величиной  зерна  и  крупнозернистые).  Радиографические  плёнки  подразделяются  на  два  класса:  безэкранные  (РТ-1 высокочувствительная,  РТ-5  высококонтрастная)  и  экранные  РТ-2,  предназначенные  для  использования  с  флуоресцентными  экранами  или с  металлическими  усиливающими  экранами.

Образование изображения

на фотоэмульсионном слое плёнки.

При  облучении     кассеты  с  плёнкой  в  результате  поглощения квантов  излучения  в  эмульсии  образуются  положительные  ионы  серебра  и  вторичные  электроны.  Электроны  с  определённой  энергией  взаимодействуют  с  ионами  серебра,  нейтрализуя  их.  На  кристаллах образуются  атомы  металлического  серебра,   которые  являются  центрами  проявления.  Число  этих  центров  пропорционально  интенсивности  излучения.  При  проявлении  экспонированной  плёнки  происходит  восстановление  серебра  в  металлическое  серебро  во  всём  объёме  кристаллов.  Металлическое  серебро  придаёт  плёнке  тёмную  окраску.  При  фиксировании  плёнки  из  эмульсии  удаляются  неизменённые  зёрна.   В  результате  на  плёнке  получаются  почерневшие  и  прозрачные  места,  соответствующие  «засвеченным»  участкам  фотоэмульсии.  Таким  образом,  получается  негативное  изображение  просвечиваемого  объекта.  Для  большего  поглощения  излучения  (почернения  плёнки )

эмульсионный  слой  наносят  с  двух  сторон.

Разрешающей способностью плёнки  называется  количество  линий  различаемых  на  участке  1,0  мм.  Большей  разрешающей  способностью  обладают  мелкозернистые  пленки.  Разрешающая  способность  и  чувствительность  плёнок  находятся  в  обратной  зависимости:  чем  выше  чувствительность  плёнки,  тем  меньше  её  разрешающая  способность.

3. 1. 2.  Усиливающие  металлические  и              флуоресцентные  экраны

применяют  экраны  для  сокращения  времени  просвечивания.  Усиливающее  действие  экранов  характеризуется  коэффициентом  усиления,  определяемым  отношением  времени  просвечивания  без  экрана  и  с  экраном.  Усиливающее  действие  металлических  экранов,  используемых  при  контроле  методом  прямой  экспозиции,  определяется  вторичными  электронами,  образующимися  в  экране  при прохождении  через  него  ионизирующего  излучения.  Экраны  изготовляют  из  фольги  тяжёлых  металлов,  так  как  она  обеспечивает  высокие  коэффициенты  усиления  (1,2  3,0).  Для  каждого  источника  ионизирующего  излучения  материал  экрана  выбирают  в  зависимости  от  энергии  излучения,  в  частности,  для  рентгеновского  излучения  целесообразно  использовать  олово,  вольфрам,  свинец.

Усиливающее  действие  флуоресцирующих  экранов  определяется  действием  фотонов  видимой,  сине-фиолетовой,  ультрафиолетовой  и  инфракрасной  области  спектра,  высвечиваемых  из  люминофоров  при  прохождении  через них ионизирующего  излучения.  В  качестве  люминофоров  используются ZnS; CdS; BaSO4;PbSO4; CaWO4;  и  др. Коэффициент  усиления  экранов  есть  отношение  времени  экспозиций  при  съёмке  с  экранами  и  без  экранов.  Величина  этого  коэффициента  колеблется  от  7,0  до  50  в  зависимости  от  типа  экрана  и  энергии  источника  излучения.  Флуоресцентные  экраны  изготавливают  в  виде  пластмассовых  или  картонных  подложек,  на  которые  наносят  слой  люминофора.  Эти  экраны  рекомендуется  использовать  с  экранными  радиографическими  плёнками,  поскольку  спектральная  чувствительность  эмульсии  этих  плёнок  хорошо  согласуется  с  спектром  свечения  экранов.  При  использовании  флуоресцентных  экранов  разрешающая  способность  изображения  на  пленках  существенно  ухудшается  из-за  крупнозернистости  экранов.  С  помощью  флуоресцентных  экранов  получают  меньшие  экспозиции,  а  при  использовании  металлических  экранов  -  лучшую  чувствительность.

3. 1. 3.  Магнитный  держатель  типа  МД-1  обеспечивает  прижатие  кассеты  к  плоскости  стальной  плиты  с  усилием  50+10 Н.

3. 1. 4.  Маркировочные  знаки

( ГОСТ 15843- 70)  предназначены  для  нумерации  и  разметки  радиографических  снимков.

3. 1. 5.  Эталоны  чувствительности  предназначены  для  оценки  качества  снимков и  определения  чувствительности  радиографического  метода  контроля.

3. 1.6.  Негатоскопы  типа  НС    предназначены  для  расшифровки  радиограмм.

3. 1. 7.  Бачки,  ванночки  для  фотохимической  обработки  радиографических  плёнок  служат  для  размещения  химреактивов.

3. 2.  Контроль  сварных  соединений

При  радиографии  контролируемый  объект  просвечивается  рентгеновским  излучением.  Если  в  контролируемом  сварном  соединении  имеются  трещины,  поры,  шлаковые  включения,  то  эти  дефекты  ( вследствие  их  меньшей  поглощающей  способности )  будут  пропускать  рентгеновское  излучение  боль-  шей  интенсивности  по  сравнению  с  плотным  бездефектным  участком  контролируемого  шва.  Различная  интенсивность  лучей,  прошедших  через  участок  шва  с  дефектами  и  через  участок  шва  без  дефектов,  фиксируется  плёнкой.  Более  тёмные  места  на  плёнке  фиксируют  большую  интенсивность  излучения,  то  есть  зоны  шва  с  меньшей  плотностью.  По  рентгеновскому  негативу  можно  определить  наличие  в  сварном  шве  микроскопических  дефектов  в  виде  трещин,  непроваров,  пор,  шлаковых  включений  размером  до  1%  от  толщины  изделия.

Рис. 3

Таким  образом,  рентгеновское  излучение,  проникая  сквозь  сварной  шов,  ослабляется  в  различной  степени  в  дефектных  и  бездефектных  местах.

Схема  радиографического  метода  контроля  представлена  на  рис. 3.  Излучение,  прошедшее  через  контролируемый  объект,  регистрируется  плёнкой  и  после  её  обработки  на  радиограмме  получается  картина  внутреннего  строения  объекта.  От  условий  радиографирования,  от  правильного  выбора  и  соблюдения  режимов  радиографического  контроля зависит  качество  снимка.   Выявляемость  дефектов  оценивается  соотношением  Δdd в  процентах,  где Δd - размер  дефекта  в  направлении  хода  рентгеновских  лучей;

d -толщина  изделия  в  месте  просвечивания.

3. 2. 1.  Основные  требования  к  качеству  негатива.

Выявляемость  дефектов  при  контроле  с  использованием  рентгеновской  плёнки  зависит  от  качества  негатива,  которое  определяется:  оптической  плотностью,  контрастностью,  резкостью  (чёткостью)  изображения.

Оптическая плотность  почернения  различных  участков  изображения  на  негативе должна  находится  в  пределах  1,2 – 1,8  един.  и  определятся  по  формуле

Д=lnJoJпр,

где Jo- интенсивность  видимого  света,  падающего  на  негатив;

Jпр- интенсивность  света,  прошедшего  через  негатив.

Контрастность негатива  - это  разность  в  почернении  наиболее  тёмного  и  светлого  участков  изображения.  Наименьшая  контрастность,  воспринимаемая  глазом,  составляет  0,02  единицы  оптической  плотности.

Резкость изображения  на  негативе  определяется  шириной  переходной  зоны  от одной  плотности  почернения  к  другой.  Граница  перехода  от  изображения  дефекта  к  окружающему  фону  должна  быть  резкой,  чёткой.  Ширина  переходной  зоны (нерезкость)  должна  составлять  не  более  0,2мм.

3. 2. 2.  Эталоны  чувствительности.

Качество  негативов  оценивается  с  помощью  эталонов  чувствительности. Эталоны,  применяемые  в  практике  контроля  материалов  в  рентгенографии  в  различных  странах,  можно  разделить  на  три  группы:  проволочные,  канавочные  и  пластинчатые.  Эталоны  чувствительности  изготавливаются  из  металла  аналогичного  контролируемому  изделию.  Форма  и  размеры    эталонов  чувствительности  согласно ГОСТ 7512- 82  должны  соответствовать  указанным  на  рис.4  и  табл.2,3,4.  Эталоны  чувствительности  следует  устанавливать  на  контролируемые  участки  со  стороны,  обращённой  к  источнику  излучения.  Проволочные  эталоны  следует  устанавливать  непосредственно  на  шов  с  направлением  проволок  поперёк  шва.  Канавочные  эталоны  следует  устанавливать  на  расстоянии  не  менее  5,0  мм.  Пластинчатые  эталоны  следует  устанавливать  вдоль  шва  на  расстоянии  не  менее  5,0  мм  от  него  или  непосредственно  на  шов  с  направлением  эталона  так,  чтобы  изображение  маркировочных  знаков  эталона  не  накладывались  на  изображение  шва  на  снимке.

Рис. 4

Таблица  2.

Проволочные  эталоны,  мм

| Номер эталона | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,2 | 0,16 | 0,125 | 0,10 | 0,08 | 0,063 | 0,05 | 1,20 |
| 2 | 0,4 | 0,32 | 0,25 | 0,20 | 0,16 | 0,125 | 0,10 | 1,40 |
| 3 | 1,25 | 1,00 | 0,80 | 0,63 | 0,50 | 0,40 | 0,32 | 2,20 |
| 4 | 4,0 | 3,20 | 2,50 | 2,00 | 1,60 | 1,25 | 1,00 | 5,00 |

Маркировку  эталонов  чувствительности  следует  проводить  свинцовыми  цифрами  по  ГОСТ  15843-79.

Первая  цифра  маркировки  должна  обозначать  материал  эталона,  следующие

(одна  или  две  цифры ) – номер  эталона.

Условные  обозначения  материала  эталона  чувствительности  устанавливают  для  сплавов  на  основе  железа –1, алюминия  и  магния – 2,  титана – 3,  меди - 4, никеля - 5.

Чувствительность  радиографических  методов,  определяемую  наименьшим  размером  выявляемого  дефекта  в  направлении  просвечивания,  обычно  выражают  по  отношению  к  толщине  просвечиваемого  материала  для  канавочного  эталона

S=Δhd+h⋅100%,

где   Δh-  глубина  наименьшей  видимой  канавки  эталона;

h -  толщина  эталона;

d -  толщина  контролируемого  металла  в  месте  установки  эталона.

Таблица  3.

Канавочные  эталоны,  мм

| Номер эталона |  |  | Глубина канавок |  |  |  | R не более | a | b | c | h | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,60 | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,!0 | 0,10 | 2,50 | 0,50 | 10,0 | 2,00 | 30,0 |
| 2 | 1,70 | 1,50 | 1,25 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,20 | 4,00 | 1,50 | 12,0 | 4,00 | 45,0 |
| 3 | 4,00 | 3,50 | 3,00 | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 0,30 | 6,00 | 3,00 | 14,0 | 6,00 | 60,0 |

Таблица  4.

Пластинчатые  эталоны,  мм

| Номер эталона | h | Д | d | a | b | c | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,10 | 0,20 | 0,10 |  |  |  |  |
| 2 | 0,20 | 0,40 | 0,20 |  |  |  |  |
| 3 | 0,30 | 0,60 | 0,30 | 5,00 | 5,00 | 10,0 | 25,0 |
| 4 | 0,40 | 0,80 | 0,40 |  |  |  |  |
| 5 | 0,50 | 1,00 | 0,50 |  |  |  |  |
| 6 | 0,60 | 1,20 | 0,60 |  |  |  |  |
| 7 | 0,75 | 1,50 | 0,75 | 6,00 | 7,00 | 12,0 | 35,0 |
| 8 | 1,00 | 2,00 | 1,00 |  |  |  |  |
| 9 | 1,25 | 2,50 | 1,25 |  |  |  |  |
| 10 | 1,50 | 3,00 | 1,50 | 7,00 | 9,00 | 14,0 | 45,0 |
| 11 | 2,00 | 4,00 | 2,00 |  |  |  |  |

Для  проволочного  эталона

S=d0d+d0⋅100%,

где d0 - диаметр  наименьшей  видимой  проволоки  эталона;

d   -  толщина  контролируемого  металла  в  месте  установки  эталона.

Для  сталей  наивысшая  чувствительность  рентгенографического  метода  составляет  1,5—3,0 %   от  просвечиваемой  толщины.

Чувствительность  контроля  должна  обеспечивать выявление  дефектов  шва  сварного  соединения,  имеющих  размеры  вдвое  меньше,  чем  наибольшие  размеры,  допускаемые  по  технической  документации,  утверждённой  в  установленном  порядке  на  контролируемую  сварную  конструкцию.

3.2. 3.  Основные  факторы,  влияющие

на  качество  снимка.

Чтобы поучить  снимок  высокого  качества  и  обеспечить  требуемую  чувствительность  методов  просвечивания,  необходимо  учитывать  взаимосвязанные  факторы,  влияющие  на  резкость  и  контрастность  изображения:

- геометрические  условия  просвечивания:  фокусное  пятно  источника  излучения,  поле  облучения  и  расстояние  между  плёнкой  и  деталью

( дефектом );

- характеристика  плёнок,  флуоресцирующих  экранов  и  условия  фотообработки  плёнки;

- интенсивность  рассеянного  излучения  и  принимаемые  меры  защиты  плёнки  от  этого  излучения;

- размеры,  форму,  вид  дефекта  и  его  расположение  относительно  направления  потока  излучения;

- жёсткость  излучения,  толщина  и  плотность  просвечиваемого  материала.

Первые  три  фактора  влияют  преимущественно  на  резкость  изображения,  а  остальные  два  больше  на  контрастность,  причём  факторы  2,  3  и  4  одновременно  влияют  на  резкость  и  контрастность.

Общая  нерезкость  негатива  может  быть  определена  как:

H=Hг+Нс+Нр,

где Hг  - геометрическая  нерезкость,

Нс  - собственная  ( внутренняя )  нерезкость  плёнки,

Нр - нерезкость  от  рассеянного  излучения.

Геометрические условия просвечивания.

Геометрическую  нерезкость,  связанную  с  линейными  размерами  фокусного  пятна  источника  излучения  Б ,  расстоянием  В  от  дефекта  до  плёнки,

от  источника  до  дефекта  А  и  фокусным  расстоянием  F ,  можно  определить  по  формуле

Hг=В⋅БА=В⋅БF−В.

Из  приведённой  формулы  и  рис.5  можно  заключить,  что  геометрическую  нерезкость Hг

можно  уменьшить  применением  источников  излучения  с  возможно  меньшим  линейным  размером  фокусного  пятна  Б,  уменьшением  расстояния  между  деталью  (дефектом)  и  плёнкой  и  увеличением  фокусного  расстояния.  Если  расстояние  от  дефекта  до  плёнки  велико  (контролируемый  объект  имеет  большую  толщину  или  плёнку  нельзя  приложить  вплотную  к  поверхности  контролируемого  участка),  то  изображение  дефекта  получается  увеличенным  с  размытыми  краями  (рис.5).

Рис. 5

С  другой  стороны,  чрезмерное  увеличение  фокусного  расстояния  с целью  уменьшения  нерезкости   ведёт  к  увеличению  экспозиции.  Это  снижает  производительность  контроля  и  может  привести  к  ухудшению  качества  снимка  в  результате  продолжительного  действия  на  эмульсию  рассеянного  излучения.

Характеристика плёнок, флуоресцирующих  усиливающих экранов и условия фотообработки плёнки.

Плёнка  любого  типа  имеет  собственную  нерезкость  Нс,  обусловленную  пробегом  электронов,  которые  образуются  в  эмульсионном  слое  под  действием  излучения.  Чем  больше  жёсткость  излучения,  толщина  слоя  эмульсии  и  зернистость  плёнки,  тем  больше  Нс.  При  выборе  рентгеновских  плёнок  нужно  исходить  из  того,  что  лучшее  качество  снимка  обеспечивают плёнки  первого  и  второго  классов,  то  есть  плёнки  РТ-5  и  РТ-4.  Чувствительность  плёнки  повышается  при  переходе  от  первого  к  четвёртому  классу  плёнок.

Флуоресцирующие  усиливающие  экраны  по  сравнению  с  плёнкой  имеют  большую  зернистость  и  в  результате  сильно  рассеянного  излучения  снижают  резкость  изображения  (Нс для  плёнки  с  экраном  составляет  0,3 – 0,8).  Поэтому  не  рекомендуется  применять  экраны  в  тех  случаях,  когда  можно     получить  снимок  нормальной  плотности  при  экономически  допустимых  выдержках

(5 – 10  мин)  без  экранов.

Эффективная  зернистость  плёнки  определяется  также  составом  проявителя  и  временем  проявления.  Увеличение  скорости  и  времени  проявления  плёнок  по  сравнению  с  рекомендованным  заводом-изготовителем  приводит  к  увеличению  зернистости, а, следовательно,  нерезкости  изображения.

Рассеянное излучение и меры защиты от него.

Рассеянное  излучение,  исходящее  от  контролируемого  объекта  и  окружающих  предметов  (стол,  пол,  стены  и  т. п.)  может  попадать  на  плёнку  под  различными  углами  и  вуализировать  её,  снижая  тем  самым  резкость  Нр   и  контрастность  изображения  дефектов.  Если  не  принимать  никаких  мер  защиты  плёнки  от  этого  излучения,  то  качество  негатива  может  настолько  ухудшиться,  что  на  нём  не  будут  видны  даже  относительно  крупные  дефекты.

Отрицательное  воздействие  рассеянного  излучения  на  качество  негатива  можно  уменьшить:

- выбрав  оптимальное  анодное  напряжение,  исходя  из  свойств  материала  и  толщины  просвечиваемой  детали,  при  которых  не  образуется  рассеянное  излучение,

- ограничив  зону  облучения  длинной  детали  с  помощью  коллиматоров,  диафрагм  или  свинцовых  листов,

- поместив  пленку  в  кассете  между  двумя  металлическими  экранами  (Pb, Sn, Cu),   толщину  которых  выбирают  в  зависимости  от  энергии  излучения,

- установив  свинцовые  листы  непосредственно  за  кассетой  для  защиты  от  рассеянного  излучения,  идущего  от  стола,  пола,  окружающих  предметов.

3.2.4.  Размеры, форма, вид дефекта, его расположение относительно потока излучения.

Хорошо  раскрытые  и  глубокие  дефекты,  имеющие  прямолинейные  границы,  на  негативе  выявляются  лучше, чем  округлые  ( поры,  раковины ),  что  объясняется  различием  резкости  и  контрастности  изображения.  Трещины    очень  трудно  выявляются  методом  просвечивания,  если  неизвестно  направление  их  распространения  вглубь  металла.  Установлено,  что  при  угле  входа  лучей  более  7°  по  отношению  к  оси  трещины,  они  не  выявляются.

Непровары  в  сварных  соединениях  являются  опасными  дефектами.  Характер  непроваров  по  кромкам  в  стыковых  сварных  соединениях  с  V, Х  и  U – образной  подготовками  кромок,  выполненных  сваркой  плавлением,  зависит  от  принятой  технологии сварки.  Непровар  по  кромке  с  тонкой  плёнкой  окислов  может быть  выявлен  только  при  направлении  лучей  под  углом,  равным  углу  скоса  кромок  так,  чтобы  плоскость  кромки  совпадала  с  направлением  излучения.  Просвечивание  под  углом  можно  производить  при  отсутствии  непроваров  в  корне  шва,  так  как  в  проекции  на  плоскость  негатива  непровары  в  корне  шва  совпадают  с  непроваром  по  кромке.  Таким  образом,  по  одному  снимку  нельзя  определить  различные  по  месту  расположения  непровары.  В  этих  случаях  делается  два-три  негатива.  Это  увеличивает  время  контроля  и  удорожает  его  стоимость.

Газовые  поры  и  шлаковые  включения  в  металле  швов,  имеющие  размеры  в  пределах  чувствительности  метода,  хорошо  выявляются  при  рентгенографии.  Для  выявления  газовых  пор  и  шлаковых  включений  в  стыковых  сварных  швах  рентгеновские  лучи  должны  быть  направлены  по  нормали  к  шву.

Изображение  шлаковых  включений  сферической  формы  на  негативах  мало  чем  отличается  от  изображения  пор.  При  сварке  сталей,  алюминия  и  других  металлов  неплавящимся  вольфрамовым  электродом  фракции  вольфрама  попадают  в  металл  шва.  Поскольку  вольфрам  имеет  большую  плотность,  чем  сталь  и  алюминий,  то  кусочки,  капельки  вольфрама  на  негативах  получаются  в  виде  светлых  пятен.  Такой  же  эффект  наблюдается,  если  перед  рентгенографированием  не  убрали  капли  металла,  брызги  после  сварки.

Методика  и  техника  проведения   рентгеновского  контроля  должны  выполнятся  в  строгом  соответствии  с  ГОСТ  3442 – 79  и  ГОСТ  7512 – 82.

Жёсткость излучения, толщина и плотность просвечиваемого материала.

Наибольшая  чувствительность  метода  обеспечивается  при  просвечивании  плотных  материалов  небольшой  толщины  с  использованием  мягкого  излучения  и  высококонтрастной  плёнки.  С  увеличением  энергии  излучения,  толщины  просвечиваемого  материала  растёт  фактор  накопления  вуализации  плёнки,  а,  следовательно,  снижается  чувствительность.

3. 2.5.  Определение  режимов  и  условий  просвечивания.

Для  получения  контрастных  снимков  необходимо  выбирать  экспозиции  для  съёмки  различных  металлов,  дающие  оптимальные  условия  получения  снимков  с  высокой  чувствительностью  к  выявлению  дефектов.

Экспозиция – это  величина,   характеризующая  степень  облучения  рентгеновской  плёнки  в  процессе  радиографирования.  Она  равна  произведению  интенсивности  излучения  на  время  просвечивания.  Так  как  интенсивность  излучения  определяется  током  трубки  при  данном  напряжении  на  аноде  в  зависимости  от  толщины  просвечиваемого  материала,  то  экспозиция  измеряется  в  миллиампер-минутах  (мА⋅мин)  или  миллиампер-секундах  (мА⋅с).  Наиболее  простой  способ  варьирования  экспозиции  в  небольших  пределах - это  изменение  времени  просвечивания  или,  как  говорят  иногда,  продолжительности  экспозиции.  Экспозиции  определяют  по  номограммам,  которые  построены  для  определённого  рентгеновского  аппарата,  определённого  мате-  риала,  заданной  плёнки,  заданного  фокусного  расстояния,  определённого  типа  экрана.  На рис. 6  по  оси  абсцисс  откладывается  толщина  просвечиваемого  материала,  а  по  оси  ординат – экспозиция.  Каждый  график  на  рисунке соответствует  определённому  виду  напряжения  на  ане  в  киловольтах  (кВ).

Экспозиция,  мА·мин

Напряжение на рентгеновской трубке,  кВ

Толщина стали,  мм

Рис. 7. Номограмма для определения экспозиции просвечивания сплавов на основе железа. Аппарат РУП-200-5-2, пленка РТ-1, F=75 см.

Например: если толщина изделия 10мм, напряжение на трубке  100  кВ,  то  экспозиция  будет  равна  20мА⋅мин.  Следовательно,  при  токе  5мА  время  просвечивания  4  мин.

В  последнее  время  при  массовом  контроле  деталей  находят  применение  экспонометры,  основанные  на  полупроводниковых  кристаллах.  Приборы  име-  ют  позиции  для  различного  вида  плёнок  и  перед  просвечиванием  настраи- ваются  на  экспозиционную  дозу,  обеспечивающую  оптимальную  плотность  снимка.  После  сообщения  этой  дозы  прибор  автоматически  выключает  источник  излучения.

4.   Рабочее  задание

- Ознакомиться  с  отечественным  рентгеновским  аппаратом  РУП 200-5-2,  применяемым  в  рентгенографии.

- Изучить  основные  узлы,  их  назначение,  ручки  управления  на  пульте,  схему  работы  рентгеновского  аппарата.

- Изучить  природу  и  свойства  рентгеновского  излучения,  физические  и  химические  процессы,  протекающие  при  воздействии  на  плёнку  ионизирующего  излучения.

- Научится  обращаться  с  принадлежностями  и  материалами  ( эталоны,  маркера,  фотокассеты,  экраны,  плёнка  и  т. п.),  применяемые  при  рентгенографии.

- Определить  экспозицию,  время  экспозиции,  установить  образец  на  стенде  под  облучателем

( не  забыв  положить  кассету  с  плёнкой ),  произвести  экспонирование.

- Проявить  рентгеновскую  плёнку.

- Определить  чувствительность  метода.

- Игровые ситуации:

  - Экспозицию  ранее  просвеченного   образца  увеличить  вдвое.  Получив  негатив,  сравнить  с  ранее  полученным  негативом.

  - Произвести  съёмку  с  экранами  и  без  экранов.  Сравнить  полученные  негативы.  Произвести  корректировку  экспозиции  с  учётом  усиливающих  экранов  или  без  них.

- Изменить  фокусное  расстояние  вдвое,  соответственно  подкорректировав  экспозицию.  Получить  негатив  и  сравнить  с  ранее  полученным.

- Изменить  расстояние  от  плёнки  до  дефекта,  сохраняя  ту  же  экспозицию  и  фокусное  расстояние.  Проявить  плёнку.  Чем  отличается  негатив  от  ранее  полученных?

5.  Оборудование,  приборы,  принадлежности  и  материалы,  необходимые  для  выполнения  работы

- Рентгеновский  аппарат  РУП 200-5-2  для  просвечивания  материалов,

установленный  в  соответственно  оборудованном  помещении.

- Эталоны,  кассеты,  маркировочные  знаки,  усиливающие  экраны.

- Номограммы  для  определения  экспозиции.

- Набор  образцов  различных  сварных  соединений  со  скрытыми  дефектами.

- Набор  свинцовых  пластин.

- Штангенциркуль,  линейка  750 – 1000  мм.

- Фотокомната  со  всеми  принадлежностями:  фонари,  кюветы,  проявляющие  и  закрепляющие  растворы,  проточная  вода.

6.  Порядок  выполнения  работы

- Подготовить  аппарат  РУП 200-5-2  к  работе,  включив  его  на  прогревание  трубки

в  течении  5–10  мм.

- Очистить  и  провести  внешний  осмотр  контролируемого  образца,  произвести  его  измерение.

- В  соответствии  с  материалом,  его  толщиной  выбрать  по  номограмме  экспозицию.

- Пройти  в  фотолабораторию  и  зарядить  кассету  рентгеновской  плёнкой.

- Убедившись,  что  аппарат  включён  на  ждущий  режим,  войти  в  помещение  для  просвечивания,  установить  кассету  под  источник  излучения  так,  чтобы  ось  рабочего  пучка  попадала  на  середину  просвечиваемого  участка.

- Установить  над  кассетой  образец,  эталоны,  маркировочные  знаки.

- Покинуть  помещение,  предварительно  убедившись,  что  в  нём  никого  нет.

- Плотно  закрыть  в  помещение  входную  дверь.

- Выставить  время  экспозиции  на  реле  времени.

- Включив  высокое  напряжение,  выставить  необходимый  ток  и  напряжение.

- По окончании  просвечивания  выключить  аппарат,  взять  кассету  с  плёнкой  и  отнести  в  фотолабораторию.

- После  проявления  плёнки  промыть  её  в  воде,  отфиксировать  (5  мин.),

тщательно  промыть  в  проточной  воде

( 5 – 10  мин.)  и  повесить  сушить.

7.  Содержание  отчёта

- Цель  работы.

- Кратко  описать  процесс  получения  рентгеновских  лучей,  их  природу,  свойства  лучей,  используемых  в  рентгенографии  при  выявлении  дефектов.

- Описать  о  средствах  радиографии,  технике  рентгенографирования,  причинах,  снижающих  чувствительность  метода.

- Зарисовать  номограмму  и  эскиз  образца  с  выявленными  дефектами.  Толщина  образца,  экспозиции,  применяемые  экраны,  фокусные  расстояния,  марка  применяемой  плёнки – всё  это  должно  быть  записано  под  эскизом  образца.  На  номограмме  пунктирной  линией  показать  методику  определения  экспозиции.

- Описать  выявленные  дефекты,  отметить  возможные  причины  их  возникновения.  Выявленные  дефекты  зашифровать  согласно  ГОСТ23055-82.

- Определить  чувствительность  метода.

- Сделать  выводы  по  проделанной  работе.

- Приложить  негативы  образца  к  отчёту.

8. Технологическая карта

8. Вопросы для самопроверки

- Что  понимается  под  качеством  продукции?

- Что  такое  тормозное  и  характеристическое  излучения?  Почему  характеристическое  излучение  имеет  дискретный  ( прерывистый )  спектр,  а  тормозное – непрерывный?

- Природа  рентгеновского  излучения.

- В  чём  отличие  и  сходство  рентгеновского  излучения  и  дневного  света?

- Как  понимать  термины  « жёсткое»,  « мягкое»  рентгеновское  излучение?

- Принцип  получения  рентгеновского  излучения.

- Почему  в  качестве  мишени  рационально  брать  металлы  с  большим  атомным  весом?

- Какой  параметр  рентгеновской  трубки  необходимо  изменить,  чтобы  получить  разную  интенсивность  рентгеновских  лучей?

- Какой  параметр  рентгеновской  трубки  необходимо  регулировать,  что-

бы  изменить  проникающую  способность  рентгеновского  излучения?

- Почему  анод  делают  массивным  и  из  меди?

- Почему  анод  трубки  закрыт  массивной  сферой  с  отверстием?

- Действительный  и  эффективный  фокусные  пятна  рентгеновской  трубки.  Как  это  понимать?

- Как  появляется  изображение  на  плёнке?

- Оптическая  плотность  почернения.  Что  это?

- Что  такое  разрешающая  способность  плёнки,  контрастность  негатива?

- Как  оценивается  чувствительность  рентгенографического  метода?

- Назовите  факторы,  влияющие  на  резкость  негатива.  Факторы,  влияющие  на  контрастность  негатива.

- Почему  рационально  плёнку  максимально  приблизить  к  предполагаемому  дефекту?

- Какими  способами  можно  уменьшить  геометрическую  нерезкость?

- Как  зависит  собственная  нерезкость  плёнки  от  жёсткости  излучения?

- Если  флуоресцирующие  экраны  снижают  резкость  изображения,  тогда  зачем  их  применяют?

- В  чём  отрицательное  воздействие  рассеянного  излучения  на  чувствительность  рентгенографии?

- Особенность  обнаружения  трещин,  непроваров,  непроваров  по  кромке.

- Капли,  брызги  просвечиваемого  металла,  оставшиеся  на  поверхности  сварного  соединения,  проявляются  на  негативе  в  виде  светлых  пятен  так  же,  как  и  вкрапления,  капли  более  плотного  металла,  например,  вольфрама.  Почему?

- Что  называется  экспозицией?  Почему  экспозиция  оценивается  в

мА⋅мин.  (мА⋅с).

### 9. Рекомендуемая литература

- Алёшин Н. П. Физические методы неразрушающего контроля сварных соединений. – М.:  Машиностроение,  2006.

- Коробцов А. С., Фомин В. Н. Система обеспечения качества в сварочном производстве. – Ростов-на-Дону; изд-во «ДГТУ», 2013г.

- Неразрушающий контроль и диагностика,-- Справ. под ред. Клюева В. В. . – М.:  Машиностроение,  2005.

- ГОСТ  7512–82.  Контроль  неразрушающий.

Сварные соединения.  Радиографический контроль

5.  ГОСТ 23055-80. Классификация сварных соединений по результатам радиографического контроля.

6.    ГОСТ  20426–82. Методы дефектоскопии радиационные.

Составитель     Фомин Владимир Николаевич

РЕНТГЕНОВСКИЕ МЕТОДЫ КОНТОЛЯ КАЧЕСТВА          СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Методические указания к лабораторной работе №1