- МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

- РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ»

#### Кафедра «Машины и автоматизация сварочного производства»

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Методические указания

по выполнению лабораторной работы № 7

по курсу «Диагностика и контроль качества сварных соединений»

Ростов-на-Дону

2022г.

Составитель доц., к.т.н. Фомин В.Н.

# Люминесцентный контроль качества сварных соединений:

# Методические. указания по выполнению лабораторной работы / ДГТУ. Ростов-на-Дону, 2022г. 13 с.

Описаны цели и задачи работы, физический смысл и методика определения дефектов. Даны рекомендации по технике исполнения при определении места расположении дефектов. Приведены вопросы для самопроверки.

Научный  редактор профессор д. т. н.

А. С. Коробцов

- Донской государственный

технический университет,

2022г.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

При контроле методом люминесцентного контроля выделяются пары легколетучих растворителей, вредно действующих на организм человека. Поэтому рабочее место контроля должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией, а контролёр обязан работать в спецодежде и резиновых перчатках. Для предупреждения недопустимого облучения ультрафиолетовым светом (УФС) при длительном контроле необходимо применять  защитные  жёлтые очки  со стёклами ЖС-4 толщиной не менее 3,5 мм.

Участок контроля деталей должен быть размещён в сухом отапливаемом изолированном помещении с приточно-вытяжной вентиляцией, естественным и искусственным освещением, сжатым воздухом, горячей и холодной водой. Температура воздуха в рабочем помещении должна быть 20-28°С.

Оборудование должно отвечать требованиям электровзрыво - и пожаробезопасности.

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить принципы люминесцентного контроля, ознакомиться с технологией и освоить технику контроля.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Сущность метода. Область применения. Размеры дефектов в условия их обнаружения. Люминесцентный метод основан на свойстве некоторых веществ, поглощающих лучистую энергию, издавать собственное свечение. Это явление носит название люминесценции. Свойством люминесценции (под действием ультрафиолетовых лучей) обладают многие минеральные масла - трансформаторное, автол, авиационное и др. Люминесцентные жидкости (часто называемые, люминофорами), используемые для контроля сварных соединений, должны легко проникать в различные мелкие пороки - трещины, надрывы, поры. Поэтому применяют жидкости – смеси с меньшим коэффициентом вязкости, чем одно масло, и лучшей проникающей способностью. Такими веществами, понижающими вязкость масел, являются бензин, керосин, лигроин и т.п.

В подавляющем большинстве случаев разрушение материала при эксплуатации и изготовлении детали начинается на поверхности. Размеры опасных трещин могут быть настолько малы, что существующие визуальные методы

контроля не позволяют достаточно надёжно их обнаруживать,  несмотря на то,  что глаз человека - весьма чувствительный оптический прибор (при идеальной остроте зрения он способен обнаружить дефект размером около 1,5 мкм).Увеличение же

его возможностей с помощью оптического инструмента при массовом контроле неэффективно вследствие недостаточной контрастности первичного изображения и сокращения поля зрения при больших увеличениях. Последнее резко увеличивает трудоёмкость контроля больших поверхностей.

Обнаружить малые дефекты невооружённым глазом позволяет искусственное повышение контрастности дефектного и неповрежденного участка. На этом основаны все существующие в наше время капиллярные методы дефектоскопии, к которым относится и люминесцентный контроль. Дефекты обнаруживают себя благодаря образованию индикаторного следа с высоким оптическим (яркостным и цветовым) контрастом и с шириной линии, значительно превосходящей ширину раскрытия дефектов.

Это происходит вследствие заполнения полостей дефектов пенетрантом - смачивающей индикаторной жидкостью (рис.1а). Избыток пенетранта удаляют с поверхности детали специальными очищающими составами (рис.1б).

Чаще всего пенетрант вытягивается из полости дефекта на поверхность детали за счет сорбционных или диффузионных сил при нанесении на нее проявителя.

Поглощая пенетрант, он (проявитель) образует над дефектом рисунок, значительно превосходящий ширину дефекта и хорошо заметный невооружённым глазом (ряс.1в).

Капиллярные методы используют в основном для контроля деталей из немагнитных сплавов (алюминиевых, титановых, магниевых); аустенитных сталей и неметаллических непористых материалов (пластмасс, стекла, керамики и т.д.). Ферромагнетики контролируются этим методом в тех случаях, когда применение магнитных методов, обладающих несколько большей чувствительностью, неэффективно (сложные узлы, имеющие сложную конфигурацию или магнитную неоднородность) или нецелесообразно (не допускается намагничивание деталей, попадание порошка в поры, трещины и т.д.).

Рис.1. Схема люминесцентного контроля:

а) пропитка; б) удаление избытка пенетранта;

в) проявление и осмотр

Этим методом обнаруживают дефекты производственно-

технологического и эксплуатационного характера: трещины (шлифовочные, термические, усталостные, горячие и холодные трещины после сварки), растрескивание (коррозионное, деформационное, межкристаллитное), закаты, волосовины, усадочные рыхлоты. Для назначения места контроля в технологическом процессе необходимо выявить операции, при выполнении которых могут появиться дефекты. При разработке технологии контроля учитывают характер всех предшествующих операций или условий эксплуатации, способных снизить его эффективность (использование флюсов, смазок, реактивов, охлаждающих жидкостей, возможность окисления поверхности).

Чувствительность метода зависит от чистоты обработки, от качества обработки поверхностей перед контролем, от качества используемых материалов, от температуры контролируемой детали и ряда других факторов. Метод имеет более высокую чувствительность по сравнению с методом цветной дефектоскопии и позволяет обнаруживать дефекты шириной раскрытия до 1 мкм, глубиной 10 мкм и более. Предельная чувствительность может быть достигнута при чистоте поверхности не ниже пятого класса.

Детали,  подлежащие контролю, категорически запрещается подвергать ультразвуковой очистке в щелочной среде или промывать керосином, так как при этом указанные жидкости интенсивно проникают в полости дефектов и удалить их оттуда полностью практически не удается, что существенно снижает чувствительность контроля.

Методы люминесцентной дефектоскопии позволяют обнаруживать нарушения сплошности лишь при выполнении следующих условий:

а) если несплошности материала имеют свободные полости;

б) если полости выходят на поверхность детали;

в) если глубина дефектов значительно больше их ширины.

Участок контроля деталей должен включать в себя:

- рабочее место для обезжиривания деталей и нанесения проникающей жидкости;

- рабочее место для нагрева деталей в электропечи после обезжиривания;

- рабочее место для удаления проникающей жидкости, сушки и протирки деталей;

- рабочее место для нанесения проявителя;

- рабочее место для осмотра деталей;

- рабочее место для удаления проявителя после осмотра.

Оборудование участка для контроля должно располагаться в определенном порядке, обеспечивающем рациональную организацию работ, и включать следующее:

- ванны с бензином и ацетоном для обезжиривания;

- ванну с люминесцентной жидкостью;

- ванну с проточной водой;

- ванну с очищающей жидкостью;

- шкаф вытяжной с подводом горячего воздуха;

- шкаф вытяжной для обработки деталей;

- ванну с ацетоном для предварительной промывки деталей;

- ванну с ацетоном для окончательной промывки деталей;

- шкаф вытяжной для осмотра деталей в УФС;

- лампу ультрафиолетового освещения;

- комплект подвесок для транспортировки и обработки деталей в ваннах;

- металлический ящик для хранения ветоши;

- шкаф вытяжной для хранения растворов;

- стол для деталей;

- стол для заполнения документации.

Вытяжные шкафы и подсобное оборудование должны быть изготовлены из алюминиевых сплавов во избежание искрообразования.

3. СОСТАВ И СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

Применяется следующий комплект материалов:

- индикаторная жидкость;

- очищающая жидкость;

- проявитель ПР-1.

Индикаторная жидкость ЛЖ-6А предназначена для заполнения капиллярных полостей дефектов с последующей индикацией места их расположения. Готовится смешиванием следующих компонентов (в % по объему):

- индикаторная жидкость ЛЖ-6         -   50

- спирт бутиловый                               -   40

- эмульгатор ОП-7 (или ОП-10)         -   10

Очищающая жидкость ОЖ-1 имеет следующий состав (в % по объёму):

- спирт этиловый	                                 -  80

- эмульгатор ОП-7 (ОП-10)                 -   20

Очищающая жидкость ОЖ-2 имеет следующий состав:

- спирт бутиловый или этиловый       -   100 мл

- резорцин или гидрохинон                 -   10 г

- эмульгатор ОП-7 (ОП-10)                 -   100 мл

Проявитель ПP-1 имеет следующий состав (в % по объёму):

- белая нитроэмаль НЦ-583                -   30

- коллодий медицинский                    -   30

- ацетон                                                -   40

Проявитель готовят непосредственно перед контролем. Проявитель следует доводить до требуемой вязкости путем добавления смеси этилового спирта (66%) и бутилацетата (34%).

В качестве люминесцентных жидкостей могут быть рекомендованы минеральные масла и керосин (флуоресцируют синевато-белым свечением). Однако такой цвет утомляет глаза. Поэтому для изменения цвета флуоресценции в люминесцентную жидкость вводятся добавки других, сильно флуоресцирующих веществ с жёлто-зелёным свечением.

Такими веществами являются:

- дефектоль зелено-золотистый - жидкость, дающая яркое желто-зеленое свечение, легко воспринимаемое глазом;

- нориоль – жидкость, приготовленная из некоторых сортов нефти, очищенной от примесей, гасящих свечение люминесценции, а также имеющая яркое желто-зелёное свечение.

Лучшими люминофорами являются смеси жидкости следующего состава:

- керосин 50%, трансформаторное масло 25%, бензин 25% и 0,25 г зелено-золотистого дефектоля на 1 л смеси:

- нориоль 30-40%, керосин 60-70%.

Состав с нориолем даёт более чёткое выявление даже мелких поверхностных пороков по сравнению с составом жидкости, содержащей дефектоль.

4. ИСТОЧНИК ВОЗБУЖДЕНИЯ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ

Источником люминесценции может являться не только ультрафиолетовый свет, но также рентгеновское излучение и  - лучи. Однако при люминесцентном контроле в настоящее время применяют исключительно УФС в силу его большей биологической безопасности. Источниками УФС служат ртутно-кварцевые газоразрядные лампы, выполненные в виде кварцевого, цилиндрического и сферического сосудов с двумя электродами. Кварц хорошо пропускает короткие УФ - лучи. Лампу наполняют неоном или аргоном различного давления.

Чем выше давление газа, тем интенсивнее свечение. В баллон лампы вводят немного ртути.

Рис.2 Схема включения ртутно-кварцевой лампы

При подаче на электроды напряжения в колбе возникает электрический разряд. По мере увеличения ионизации газа возникает сначала тлеющий, затем дуговой разряд. Колба наполняется парами ртути, дающими яркое свечение. При высоком давлении паров образуется концентрированный шнуровой разряд. За счёт увеличения проводимости при испарении ртути ток лампы резко возрастает, что может вывести её из строя. Для ограничения тока в цепь лампы включают балластное сопротивление R (рис.2). При зажигании лампы для начального пробоя газового промежутка между электродами необходимы импульсы высокого напряжения, источником их является конденсатор C, заряжающийся от сети при замкнутой кнопке К. При кратковременном её замыкании конденсатор разряжается на трубку, вызывая разряд в атмосфере инертного газа. Дроссель Dp препятствует прохождению импульсов поджигающего напряжения в цепи лампы.

В люминесцентной дефектоскопии применяют лампы высокого (0.312 атм.) и сверхвысокого (15-100 атм.) давления. К первым относятся лампы типа ПРК (прямо-трубчатые ртутно-кварцевые), ко вторым - лампы типа СВДП-250 и СВЧ мощностью до 1 квт. Практика показала, что наиболее перспективны источники сверхвысокого давления со сферической колбой диаметром 1440 мм, позволяющие более эффективно использовать световой поток от точечного источника с помощью рефлекторов и линз. В современных У1 – прожекторах за счет этого достигается усиление УФ – освещенности в 9000 раз. Для выделения в спектре излучения ламп его ультрафиолетовой части применяют светофильтры типа УС из увиолевого силикатного или фосфатного стекла с добавками окислов кобальта и никеля.

5. РАБОЧЕЕ ЗАДАНИЕ

Ознакомиться с основными принципами люминесцентного метода контроля, применяемыми материалами и техникой контроля.

Осуществить контроль предложенных образцов.

Дать заключение о качестве, о характере выявленных дефектов.

6. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

- Комплект веществ для проведения контроля.

- Сварные образцы.

- Люминесцентный дефектоскоп ЛД-4, УФ - излучатель, КД-31.

- Вспомогательные принадлежности и материалы.

7. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

При выполнении работ по контролю деталей выполняются следующие переходы:

- подготовка контролируемой поверхности;

- нанесение индикаторной жидкости;

- нанесение проявителя;

- осмотр деталей и выявление дефектов;

- удаление проявителя.

Подготовка контролируемой поверхности.  Детали тщательно очистить от ржавчины,  окалины, других загрязнений. Обезжирить щёткой (кистью) в бензине, а затем в ацетоне.

Следы бензина или ацетона удалять с поверхности деталей и полостей возможных дефектов путём нагрева деталей. Рекомендуется нагревать детали до температуры не менее 80-100°С и выдерживать в пределах 1 часа.

После обезжиривания разрешается брать детали либо в чистых хлопчатобумажных перчатках, либо щипцами.

Нанесение индикаторной жидкости. На детали,  охлажденные до 20-25°С, нанести кистью индикаторную жидкость ЛЖ-6А на время не менее 2 минут. Наносить жидкость следует толстым слоем, чтобы не допустить её высыхания. В противной случае затрудняется её удаление.

Удаление индикаторной жидкости. Промыть детали в проточной воде в течение 6 мин. Рекомендуемая температура воды З010°С. Затем нанести кистью очищающую жидкость ОЖ-1 или ОЖ-2 и промыть детали водой. Время от начала нанесения очищающей жидкости до промывки не должно

превышать 1 мин., увеличение времени ведёт к снижению чувствительности.

Промывка водой не должна продолжаться более 5 мин.

Нанесение проявителя. Проявитель ПР-1 нанести тонким слоем с помощью краскораспылителя. Наносить кистью не допускается.

Осмотр деталей и удаление проявителя. 	Через 15-20 мин. после нанесения проявителя детали осмотреть в ультрафиолетовом свете. Дефекты выявляются в виде светящихся желто-зеленых линий и точек.

Установить характер дефектов, составить эскиз их расположения, после чего удалить проявитель промывкой в ацетоне кистью.

8. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

- Название работы.

- Цель работы и рабочее задание.

- Последовательность и краткая характеристика операций.

- Эскизы образцов с расположением дефектов.

- Анализ выявленных дефектов, предложения по их устранению

9. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

- Какие виды люминесценции Вы знаете?

- Объясните сущность люминесцентного контроля (ЛК).

- Назовите типовые технологические операции ЛК.

- Какие способы подготовки детали к контролю Вы знаете?

- Опишите технологию люминесцентного контроля.

- Назовите основные компоненты пенетрантов для Л – контроля.

- В чем состоят особенности люминесцентного контроля?

- Укажите природу УФС.

- Что понимают под чувствительностью метода?

- От чего зависит чувствительность ЛК?

- Каковы средние размеры дефектов, выявляемых методами ЛК?

- За счет чего можно повысить чувствительность методов ЛК?

- Опишите принцип работы ртутно-кварцевой лампы.

- Объясните назначение элементов электросхемы включения лампы.

- Какие светофильтры  и где используют при люминесцентном контроле?

- Перечислите достоинства и недостатки методов ЛК.

- Назовите основные меры безопасности при ЛК.

10. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Алёшин Н. П. Физические методы неразрушающего контроля сварных соединений. – М.:  Машиностроение,  2006.

- Коробцов А. С., Фомин В. Н. Система обеспечения качества в сварочном производстве. – Ростов-на-Дону; изд-во «ДГТУ», 2013г.

- Неразрушающий контроль и диагностика,-- Справ. под ред. Клюева В. В. . – М.:  Машиностроение,  2005.

Составитель Фомин Владимир Николаевич

ЛЮМИНЕССЦЕНТНЫЙ МЕТОД КОНТОЛЯ КАЧЕСТВА

СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Методические указания к лабораторной работе № 7