- МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

- РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ»

#### Кафедра «Машины и автоматизация сварочного производства»

АКУСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Методические указания к лабораторной работе №9

по курсу " Диагностика и контроль качества сварных соединений"

Ростов–на–Дону

2022г.

Составитель доц.,  канд. техн. наук В. Н. Фомин

АКУСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ.

Методические указания. ДГТУ. Ростов-на-Дону. 2022 г. 21 с.

Раскрыт физический смысл акустических методов контроля. Показаны методы и приёмы ультразвукового контроля. Даны рекомендации по выбору этих методов.

Рецензент профессор д. т. н.

А.С. Коробцов

© - Донской Государственный технический университет 2022г.

Цель   работы: Изучить принципы и овладеть элементарными навыками ультразвуковой дефектоскопии.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

С помощью акустических методов в заготовках и конструкциях, изготовленных практически из любых материалов, можно обнаружить поверхностные и внутренние дефекты, представляющие собой нарушение сплошности, неоднородность структуры, зоны поражения межкристаллитной коррозией, дефекты склейки пайки, сварки и т.о. Акустические методы позволяют измерять геометрические параметры, например, толщину при одностороннем доступе к изделию, а также физико-химические свойства материалов без их разрушения. В последнее время, эти методы с успехом используют для изучения кинетики начальной стадии разрушения образцов и изделий при усталостных разрушениях.

Важным преимуществом акустических методов является возможность их применения для контроля элементов машин и конструкций| в условиях эксплуатация без их демонтажа, особенно в  тех случаях, когда требуется обеспечить надежную работу дорогостоящих и уникальных объектов, а также машин и конструкций ответственного назначения.

К преимуществам контроля акустическими методами относятся:

1. Высокая чувствительность, позволяющая выявлять мелкие дефекты.

2. Большая проникающая способность, позволяющая обнаруживать

внутренние дефекты в крупногабаритных изделиях.

3. Возможность определения места и размеров дефекта.

4. Практически мгновенная индикация дефектов, позволяющая

автоматизировать контроль.

5. Возможность контроля при одностороннем доступе и изделию.

6. Простота и высокая производительность контроля.

7. Полная безопасность работы оператора и окружавшего персонала.

ВОЗБУЖДЕНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН И ИХ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Акустическими (упругими) волнами называются распространяющиеся в упругом теле механические возмущения (деформации). При распространении упругих волн частицы среди не переносятся, а лишь совершают колебания относительно точек равновесия. Если с помощью источника волн в детали возбудить колебания, то оно начнёт распространяться в металле от частицы к частице со скоростью С. Расстояние между частицами, колеблющимися в одинаковой фазе, называется длиной волны . Длина волны   , частота  и скорость распространения С связаны зависимостью = С/.

В зависимости от частоты упругие колебания подразделяют на инфразвуковые - с частотой до  20 Гц, звуковые - от 20 Гц  ~ до 2∗104Гц, ультразвуковые - от ~   2∗104 до  109 Гц, и гиперзвуковые - свыше 109Гц.

Из этих частот при контроле акустическими методами используют звуковой и ультразвуковой диапазоны.

В зависимости от направления колебаний частиц по отношению к направлению распространения волн различают продольные, сдвиговые (поперечные), поверхностные и нормальные волны.

Если направление колебаний частиц в контролируемом материале совпадает с направлением распространения волны, то волна называется продольной. Такая волна может быть возбуждена в твердом теле, жидкой и газообразной среде. Если направление колебаний частиц перпендикулярно направлению распространения волны, волна называется сдвиговой. Она может быть возбуждена только в твердом теле, которое способно упруго сопротивляться деформации сдвига.

На свободной поверхности твердого тела можно возбудить поверхностные волны или волны Рэлея, частицы в которых движутся по эллипсам. Амплитуда колебаний частиц по мере удаления от свободной поверхности убывает по экспоненте, поэтому волна локализована в тонком поверхностном слое толщиной I - 1.5  . В плоских телах и телах постоянной толщины можно возбудить нормальные волны или волны Лэмба. Нормальные волны связаны с волноводным механизмом распространения ультразвуковых колебаний.

Для возбуждения упругих колебаний в различных материалах используют преобразователи: пьезоэлектрические, магнитострикционные, электромагнитно - акустические и др. Наибольшее распространение получили пьезоэлектрические преобразователи, представляющие собой пластину, изготовленную из монокристалла кварца или пьезокерамических материалов - титаната бария, циркона титаната свинца (ЦТС) и др. (ГОСТ 13927-74). На поверхности таких пластин наносят тонкие слои серебра, служащие электродами, и поляризуют их в постоянном электрическом поле. В результате пластины из керамических материалов приобретают пьезоэлектрические свойства. При приложении к электродам переменного электрического напряжения пьезопластина совершает вынужденные механические колебания (растягивается и сжимается) с частотой электрического напряжения (обратный пьезоэффект). При воздействии на пьезопластину упругих механических колебаний на ее электродах возникает переменное электрическое напряжение с частотой воздействующих на нее механических колебаний (прямой пьезоэффект).

Амплитуда колебаний пластины зависит от напряжения на электродах и соотношения частоты переменного напряжения и собственной частоты колебаний пластины. Наибольшая амплитуда колебаний пьезопластины будет при резонансе, когда собственная частота ее колебаний совпадает с частотой возбуждающего переменного напряжения. Собственная частота пластины зависит от ее толщины и скорости упругих волн    ψ=C2∗b.

Если пьезопластину (пьезоэлемент) приложить к поверхности контролируемой детали,  то в материале ее будут возбуждаться и распространяться упругие волны. В зависимости от режима работы генератора переменного электрического напряжения их можно излучать непрерывно в виде импульсов.

Для ввода упругих колебаний в контролируемую деталь и	 приема отраженных импульсов от дефектов, а также предохранения пьезопластины  от механических повреждений и износа пьезопластину помещают в специальные устройства - искательные головки.

Распространение высокочастотных упругих волн происходит по аналогии с законами геометрической оптики.

Упругая волна в направлении распространения несет определённую энергию. По мере удаления от излучателя интенсивность волн падает и амплитуда колебаний частиц постепенно убывает. Это обусловлено геометрическим расхождением лучей, что приводит к увеличению площади фронта волны, а также наличием потерь в среде, приводящих к постепенному затуханию колебаний при их распространении.

При распространении упругих волн могут наблюдаться интерференционные и дифракционные явления.

Интерференция результат сложения двух или нескольких когерентных колебаний, воздействующих на одну и ту же точку среды. В результате наложения двух встречных волн с одинаковой частотой и амплитудой, например, падающей и идущей ей навстречу отраженной, возникает стоячая волна. При этом в металле вдоль оси поля наблюдаются неподвижные точки, называемые узлами (колебания частиц отсутствуют), и точки с максимальным смещением, называемые пучностями (колебания совершаются с максимальной амплитудой). Расстояние между двумя сходимыми узлами или пучностями в стоячей волне равно   / 2.

В отличие от бегущих волн, в стоячей волне отсутствует перенос энергии, благодаря чему положение в пространстве узлов и пучностей не изменяется с течением времени (поэтому волны называются стоячими), так как образующие эту волну прямая и обратная волны переносят энергию в равных количествах и противоположных направлениях.

Дифракция - огибание упругими волнами малых препятствий - играет существенную роль при обнаружении дефектов акустическими методами.

Интерференция и дифракция взаимно связаны и существуют одновременно. Они значительно усложняют измерения с помощью упругих волн, особенно в режиме непрерывного излучения. Поэтому более предпочтительным является импульсный метод, при котором падающая и отраженная волны не встречаются и интерферируют.

ОТРАЖЕНИЕ И ПРЕЛОМЛЕНИЕ ПРОДОЛЬНЫХ

ВОЛН НА ГРАНИЦЕ РАЗДЕЛА ДВУХ СРЕД

Если продольная волна падает перпендикулярно на плоскую границу раздела двух сред, обладающих различными акустическими сопротивлениями, то часть ее энергии переходит во вторую среду, а часть отражается в первую, причем проходящая и отраженная волна будут того же виде, что и волна падающая. Доля отраженной энергии будет тем больше, чем больше разница акустических сопротивлений сред. Так, например, если между защитным донышком из органического стекла прямой искательной головки (1 среда) и поверхностью контролируемой детали из стали (2 среда) будет воздушный зазор, то от него отразится в донышко вся энергия упругих волн, так как акустические сопротивления этих сред значительно отличаются друг от друга. Для улучшения акустического контакта между искательной головкой и проверяемой деталью наносят тонкий слой минерального масла, устраняя воздушный зазор. При этом удается ввести в металл около 10 – 12% излучаемой головкой энергии.

Если продольная волна  L падает на границу раздела двух твердых тел под углом, то отраженная и прошедшая волны преломляются и трансформируются на продольные   L`L`` и сдвиговые   S` S`` волны, распространяющиеся в первой и второй средах под различными углами

(рис. 1,2) На практике для обеспечения падения продольных волн под углом между пьезопластиной и контролируемой деталью располагают призму из органического стекла. В этом случае угол  между падающим лучом   LO и
перпендикуляром NM к поверхности раздела в точке О называется углом   падения; углы ` и ` - углами    отражения; углы   и  - углами преломления (или углами ввода соответственно продольной в сдвиговой

волн).

Рис.1. Схема отражения и                      Рис.2. Схема распространения продольной

прохождения упругих волн на границе        (а) и сдвиговой (б) преломленных волн вблизи

двух сред при наклонном падении луча       границы раздела сред при критических углах

падения

ХАРАКТЕРИСТИКА АКУСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ

Теневой метод (метод сквозного прозвучивания) основан на посылке в контролируемое изделие упругих колебаний и регистрации изменения их интенсивности после однократного прохождения через металл.

Упругие колебания вводят в изделие излучающей искательной головкой с одной стороны, а принимают приемной головкой, расположенной соосно с излучающей - с другой стороны (рис. 3 , а, б).

Рис.3. Схемы прозвучивания изделий теневым методом:

а – продольными волнами; б – сдвиговыми; в – поверхностными; г – нормальными;

д, е, ж – осциллограммы; 1 – контролируемое изделие; 2 – излучающая искательная головка; 3 – дефект; 4 – приемная искательная головка; 5 – экран; 6 – начальный (зондирующий) импульс; 7 – импульс, свидетельствующий о наличие или отсутствии дефекта.

Такую схему прозвучивания применяют при использовании продольных и сдвиговых волн. При контроле нормальными и поверхностными волнами излучающую и приёмную головки устанавливают на одной  (доступной) стороне изделия соосно и навстречу друг другу (рис. 3. в, г.). При отсутствии нарушений сплошности материала приемная головка регистрирует прохождение упругих волн через изделие. Интенсивность прошедших волн меньше интенсивности волн, введенных в металл, так как при распространении их в толще контролируемого объекта наблюдается потеря энергии УЗК за счет отражения, затухания и геометрического расхождения пучка. При постоянной толщине изделия, однородном материале и параллельных плоских верхней и нижней поверхностях, уровень интенсивности упругих волн почти постоянен. Амплитуда импульса 7 на экране ЭЛТ, соответствующая прошедшим  колебаниям, незначительно отличается от некоторого постоянного значения, принятого за исходное (рис. 3 , д).

Если на пути упругих волн имеется дефект, то в зависимости от площади сечения пучка лучей, площади отражающее поверхности дефекта и его местоположения по толщине изделия показания индикатора меняются, так как за дефектом образуется акустическая тень. Например, расслоение металла на пути распространения волн отразит часть лучей, падающих на приемную головку. Импульс 7 на экране прибора, соответствующий интенсивности прошедших УЗК, при этом уменьшится или исчезнет (рис. 3 е, ж).

Теневой метод применяется, главным образом, для контроля качества листового проката, подшипников скольжения, многослойных дисков, оболочек кабелей, резиновых многослойных изделий, пластмасс, клееных соединений и др.

Зеркально-теневой метод (контроль однократно преломленным лучом, ГОСТ 14782-69) является разновидностью теневого. При контроле приемную и излучающую головки устанавливают с одной стороны изделия. Регистрация изменения интенсивности упругих колебаний осуществляется после их отражения от противоположной поверхности (рис. 4). Противоположную поверхность, зеркально отражающую упругие волны, называют донной поверхностью, а отраженный от нее импульс - донным импульсом. Критерием наличия дефекта при контроле зеркально - теневым методом является уменьшение донного эхо - импульса в определенное число раз. Чем крупнее дефект, тем больше ослабление донного эхо - импульса.

Для количественной оценки выявляемости дефектов при зеркально - теневом   метоле контроля введен коэффициент выявляемости дефекта, характеризующий вызываемое дефектом ослабление первого ионного эхо - импульса при прозвучивании прямой искательной головкой: ℏg=Ag1A01 ,       где  ℏg   -  коэффициент выявляемости дефекта; A01 - амплитуда первого донного импульса при отсутствии дефекта: Ag1    - минимальная амплитуда того же донного импульса при наличии дефекта в зоне ультразвукового пучка.

Рис.4. Схема прозвучивания изделий зеркально – теневым методом:

а – продольными; б – сдвиговыми волнами; в, г – осциллограммы. Остальные обозначения смотри на Рис.3.

Значение ℏg лежит в пределах - от 0 до 1 и тем меньше, чем больше дефект. В некоторых случаях по этому коэффициенту можно судите об эквивалентных размерах дефектов, выявляемых в изделии.

Зеркально-теневой метод применяют в основном для контроля качества сварных соединений и рельсов.

Применяемая схема прозвучивания двумя искательными головками, яз которых одна является излучающей, а другая - приемной называется раздельной. В практике используют также совмещенную схему прозвучивания, при которой одна искательная головка выполняет поочередно функции излучателя и раздельно - совмещенную (две совмещенные головки соединены параллельно).

Эхо - импульсный метод. Упругие колебания вводят в изделие 1, как правило, с одной стороны совмещенной искательной головкой 2 (рис.   5). Излучаемые импульсы упругих волн называют зондирующими. Их посылают в контролируемое изделие один за другим через определенные промежутки времени - паузы или интервалы. Периодом импульсов называют время, прошедшее от начала действия одного импульса до начала действия следующего. Зондирующий импульс УЗК, пройдя сквозь толщу материала, отражается от противоположной (донной) поверхности изделия и, возвращаясь, частично попадает на пьезоэлемент искательной головки. На экране ЗЛТ возникает донный импульс 5.

При наличии дефекта 3 импульс УЗК отразится от него раньше, Чем от противоположной поверхности детали. Между начальным 4 и ионным импульсами возникает промежуточный импульс 6. Если дефект полностью перекрывает путь ультразвуковому пучку,  то на экране ЭЛТ будут наблюдаться только начальный импульс и импульс от дефекта (рис    5    .  в).

Рис.5. Схема прозвучивания изделия эхо – импульсным методом продольными УЗК:

а, б, в – положения искательной головки при контроле изделия; а, б, в – соответствующие  им осциллограммы.

На рис. 6 показана схема прозвучивания изделий эхо - импульсным методом поверхностными, нормальными и сдвиговыми УЗК. Осциллограммы прозвучивания поверхностными и нормальными волнами (рис.   6     , а, б) аналогичны осциллограммам, показанным на рис. 5

Рис.6. Схема прозвучивания изделий поверхностными (а), нормальными (б) и сдвиговыми (в) волнами и осциллограммы прозвучивания изделия сдвиговыми УЗК при отсутствии (г) и наличии дефектов (д):

1 – контролируемое изделие; 2 – искательная головка; 3 – дефект; 4 – начальный импульс; 5 – импульс от дефекта.

Осциллограммы прозвучивания изделия сдвиговыми УЗК (рис. 6 , в) отличаются от рассмотренных. При отсутствии дефектов в изделии сдвиговые волны, многократно отражаясь от противоположных поверхностей, уходят и не попадают на искательною головку. На экране ЭЛТ наблюдается осциллограмма, состоящая из начального импульса 4 и линии развертки. Дефект прерывает ход лучей и отражает часть энергии; на экране возникает второй импульс.

Так как время прохождения луча прямо пропорционально пройденному пути, а скорость УЗК для данного материала есть величина постоянная, то горизонтальная линия на экране ЭЛТ представляет собой глубину залегания дефекта в каком-то масштабе. Следовательно, на экране ЭЛТ строится график, по горизонтальной оси которого откланивается время, пропорциональное глубине залегания дефекта, по вертикальной - интенсивность отраженного от дефекта импульса, зависящая от его размеров и ориентировки относительно лучей пучка УЗК.

Измеряя с помощью электронного глубиномера время от момента вывода импульса до момента появления эхо-сигнала на экране ЭЛТ, можно определить расстояние от головки до дефекта l=Ct2, где l - расстояние от головки до дефекта; С - скорость УЗК в материале изделия; t  - время распространения УЗК до дефекта и обратно. Эхо - импульсный метод широко применяет для контроля различных изделий, в том числе крупногабаритных и сложной формы. При этом контроль проводят при одностороннем доступе к изделию, в контактном или иммерсионном вариантах. Он позволяет обнаруживать дефекты, расположенные в глубине металла и на поверхности, и определять их координаты.

ВВОД И ПРИЕМ УПРУГИХ ВОЛН

Ввод упругих волн в контролируемое изделие и прием отраженных сигналов осуществляют несколькими способами: бесконтактным, контактным, сухим (без промежуточной жидкости), контактным через тонкий слой жидкости, струйным, иммерсионным (рис. 7).

При контактном способе головку прижимают к поверхности контролируемого изделия. Возбужденные упругие волны от пьезоэлемента головки распространяются в металле в виде направленного пучка лучей. Если контроль ведут в звуковом диапазоне частот, то контакт головки и изделия обычно осуществляют без смазки (сухой контакт). Если контроль ведут в ультразвуковом диапазоне, для ликвидации воздушного зазора между головной и изделием применяют промежуточную среду - тонкий слой жидкости. Такой зазор может быть даже при высокой чистоте обработки поверхности (из-за микронеровностей и шероховатости), благодаря чему УЗК не полностью проходят через границу головка - изделие, и чувствительность контроля резко падает.

Жидкость, применяемая в качестве промежуточной среды (контактная смазка), должна хорошо смачивать контролируемый материал и поверхность искательной головки, создавать между ними тонкий равномерный слой, не стекать слишком быстро с поверхности , быть однородной, не содержать пузырьков воздуха или твердых частиц, не быть токсичной в не вызывать коррозии изделий.

В качестве контактной смазки можно применять различные минеральные масла, глицерин, воду и другие жидкости. Выбирая контактную смазку, следует помнить, что вода обладает недостаточной вязкостью и смачивающей способностью и может вызвать коррозию контролируемого изделия.

Рис.7. Схема способов ввода упругих волн в изделие:

а – контактный сухой; б – контактный через слой жидкости; в – контактный струйный; г – иммерсионный; 1 – контролируемое изделие; 2 – искательная головка; 3 – контактная жидкость; 4 – насадка для создания струи воды; 5 – ванна с водой; 6 – экран дефектоскопа; I – зондирующий импульс; II – импульс от верхней поверхности изделия; III – донный импульс.

Поэтому в воду надо добавлять поверхностно - активные вещества, улучшающие ее смачивающую способность, и вещества, уменьшающие ее способность вызывать коррозию. Высоковязкие минеральные масла применяют при контроле вертикально расположенных поверхностей, со значительной шероховатостью, а также в тех случаях, когда температура изделия или окружающего воздуха выше 25°. Маловязкие масла применяют чаще при контроле деталей в зимних условиях при отрицательных температурах окружающего воздуха (при работе вне помещения).

При струйном способе (называемом также щелевым  или менисковым) между искательной головкой и изделием создают зазор, в который непрерывно подают контактную жидкость. В этом случае минимальная толщина слоя жидкости задается ограничителем, создающим между головной и изделием определенный зазор. Этот способ акустической связи может быть использован если поверхность контролируемого изделия расположена вертикально или имеет переменную кривизну.

При иммерсионном способе акустическая связь между головкой и изделием создается через значительный слой жадности. Для этого головку и изделие погружают  в ванну с водой. Этот способ имеет ряд преимуществ по сравнению с контактным; Высокую стабильность излучения и приема УЗК за счет постоянства акустической связи между головкой и контролирующем изделием; отсутствие износа искательных головок, так как при контроле между головкой и изделием нет трения; возможность контроля изделий с грубо обработанной,  коррозированной или защищенной покрытием поверхностями без предварительной подготовки. Кроме того, этот способ позволяет автоматизировать контрольные операции, что существенно повышает производительность контроля.

Мертвые зоны. Использование продольных волн связано наличием временной мертвой зоны, представляющей собой неконтролируемый поверхностный слой, в котором эхо – сигнал от дефекта (контрольного отражателя) не отделяется от зондирующего (рис. 8)

Рис.8. Мертвая зона при контроле продольными волнами:

1 – совмещенная искательная головка; 2 – изделие; 3 – дефект; 4 – раздельно – импульс;

5 – донный импульс; 6 – импульс от дефекта.

Наличие большой мертвой зоны нежелательно, так как приходится увеличивать припуск на обработку изделия и повышать таким образом стоимость его изготовления. При наличии мертвой зоны снижается надежность, а, следовательно, и эффективность контроля. Размер мертвой зоны для прямых искательных головок в среднем составляет на частоте - 0,7 МГц - 40 мм: 1,5 МГц - 15 мм; 2,5 МГц - 6-8 мм и на частотах 4-5 МГц - 5-6 мм.

Для повышения эффективности ультразвукового контроля применяют комплексное прозвучивание изделий с помощью прямых и раздельно - совмещенных искательных головой, которые позволяют выявлять дефекты, расположенные вблизи поверхности изделия на глубине от 2,0 до 30 мм.

РАСШИФРОВКА РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ

Оценивают результаты контроля акустическими методам по показаниям индикаторов прибора. В большинстве акустических дефектоскопов ультразвукового диапазона используются индикаторы - экраны ЭЛТ.

При контроле изделий сложной конфигурации оператор должен иметь большой практический опыт расшифровки осциллограмм, чтобы отличать возникающие на экране полезные сигналы от сигналов - помех.

При эхо - импульсном методе полезными сигналами являются начальный (зондирующий) импульс, импульсы от донной поверхности или конца изделия и от различного рода несплошностей материала (дефектов). Наличие донного или концевого импульсов свидетельствует о хорошем акустическом контакте и о исправности ультразвуковой аппаратуры. На Рис.9 показаны схемы прозвучивания изделия продольными волнами и соответствующие им осциллограммы.

Рис.9. Осциллограммы прозвучивания изделий прямой головкой:

а – без дефектов; б – с небольшим дефектом; (раковиной) ; в – с крупным дефектом; 1 – изделие; 2 – искательная головка; 3 – дефект; 4 – зондирующий импульс; 5 – донный импульс; 6 – импульс от дефекта.

Сигналами - помехами (ложными сигналами), являются импульсы, возникавшие на экране ЭЛТ независимо от наличия дефектов в контролируемом изделии. Эти импульсы затрудняют расшифровку осциллограмм, маскируя полезные сигналы от дефектов, и могут явиться     причиной браковки доброкачественной продукции.

Сигналы - помехи обусловлены, как правило, неисправностью дефектоскопов, искательной головки или высокочастотного кабеля, а также структурой материала, формой изделия,  обработкой поверхности и т.д.

Структура материала существенно влияет на характер осциллограмм прозвучивания. Так, например, при контроле материалов с низким коэффициентом затухания и крупнозернистой структурой на экране прибора появляются многочисленные хаотически расположенные по всей длине развертки импульсы - шумы (рис. 10  , а). В этом случае очень трудно, а иногда и невозможно обнаружить на экране дефектоскопа импульсы от дефектов.

При контроле материалов с высоким коэффициентом затухания возможно частичное или полное поглощение упругих волн, что ведет к резкому снижению чувствительности и исчезновению донного импульса, На экране прибора наблюдается чистая развертка, а донный импульс не появляется даже при настройке прибора на режим максимальной чувствительности (рис. 10  , и). В этом случае контроль невозможен.

Рис.10. Осциллограммы прозвучивания изделий при наличии помех:

а – при малом затухании упругих волн в металле (металл «звенит»); б – при большом затухании упругих волн (обозначения см. Рис.3.).

Материал с крупнозернистой структурой целесообразно предварительно подвергнуть термической обработке, которая значительно улучшает его акустические характеристики. Материалы с высоким коэффициентом затухания и крупнозернистой структурой следует контролировать на пониженной частоте. Чтобы уменьшить помехи при контроле материалов с низким коэффициентом затухания рекомендуется уменьшить усиление или мощность импульса.

Форма контролируемого изделия. Наиболее трудно расшифровывать осциллограммы, возникающие при контроле изделий сложной формы (ступенчатые валы, детали с фланцами, выточками, шпоночными пазами, детали переменной толщины и кривизны и т.п.). Упругие волны, отражаясь от элементов конструкции, на экране дефектоскопа па вызывают множество импульсов. В этом случае контроль можно облегчить, если провести следующие мероприятия.

1. Тщательно изучить чертеж детали и геометрию пучка упругих волн, излучаемых головной. Это позволит в первом приближении представить характер  осциллограммы прозвучивания. Зная конструктивные особенности детали и измерив с помощью глубиномера расстояния от поверхности ввода У3К до возникших на экране импульсов, можно установить связь отраженных сигналов с наличием возможных дефектов.

2. Проконтролировать симметричные участки детали и изучить полученные данные. В случае отсутствия дефектов на экране ЭЛТ должны возникать одинаковые осциллограммы. Различия в расположении импульсов их амплитуд могут служить признаком наличия дефектов.

3. Выбрать наиболее рациональное направление прозвучивания.

Чистота обработки поверхности. Ультразвуковой контроль желательно проводить при шероховатости 5-6-гo классов. Особенно это важно при контроле поверхностными и нормальными волнами. При шероховатости поверхности ухудшаются условия ввода упругих волн в изделие и снижается дальность распространения поверхностных и нормальных волн. При контроле прямой головной изделия с гладкой поверхностью наряду с продольными волнами возникают и поверхностные.

Последние,  отражаясь от граней изделия, воспринимаются головкой, и на экране ЭЛТ возникает импульс, который может быть ошибочно принят за импульс от дефекта и в глубине металла. В этом случае искательную головку рекомендуется перемещать но поверхности, изменяя расстояние между головкой и краем изделия. Импульс на экране дефектоскопа также будет перемещаться. Импульс не перемещается, если он возник от дефекта в глубине металла.

При контроле изделий поверхностными или нормальными волнами
требуется тщательно очищать контролируемую поверхность, так как различные загрязнения (масло, нагар и т.н.), отражая часть упругих волн, вызывают появление импульсов помех на экране дефектоскопа.

ИСКАТЕЛЬНЫЕ ГОЛОВКИ

В современных акустических дефектоскопах применяют искательные головки, рассчитанные на работу по контактному и иммерсионному способам, с возбуждением в контролируемом изделии преимущественно продольных,  сдвиговых, поверхностных или нормальных волн. По конструктивному  исполнению головки могут быть прямыми и угловыми, (призматическими ), раздельными, совмещенными и раздельно – совмещенными, с плоской или фигурной контактной поверхностью. Они могут посылать УЗК в изделие по нормали к поверхности, под углом к нормали или по самой поверхности.

Все искательные головки имеют следующие основные элементы: корпус, пьезоэлемент, электроды, демпфер и контактирующее устройство.

В искательную головку могут входить дополнительные элементы для стабилизации давления на головку, подачи контактирующей жидкости к поверхности контакта, изменения угла наклона пьезоэлемента, фиксирования головки относительно детали и  т.п.

Устройство прямой искательной головки с плоской контактной поверхностью, работающей по совмещенной схеме, показано на рис.11

Рис.11. Схема прямой искательной головки:

1 – защитное донышко; 2 – пьезоэлемент; 3 – заливочный компаунд; 5 – демпфер; 6 – диск – крышка; 7, 9 – провода; 8 – штырьковый разъем.

Эта головка рассчитана на возбуждение в контролируемом изделии продольных волн и предназначена для обнаружения глубинных дефектов.

В конструкции головки предусмотрено демпфирование свободных колебаний пьезоэлементов путем приклеивания его к демпферу – массивному телу, имеющему форму цилиндра, выполненному из материала с высоким коэффициентом затухания упругих волн. Нижняя поверхность пьезоэлемента защищена донышком из пластмассы, металла или металлокерамики. Защитное донышко улучшает эксплуатационные характеристики головни, повышая износостойкость.

Устройство призматической искательной головки с плоской контактной поверхностью, работающей по совмещенной схеме, показано на Рис.12. Эти головки рассчитаны на возбуждение в контролируемом изделии в зависимости от целей контроля поверхностных, нормальных или       сдвиговых волн, распространяющихся под различными углами к нормали.

Рис.12. Схема призматической искательной головки:

1 – пьезоэлемент; 2 – призма; 3 – корпус излучателя; 4 – изоляционное кольцо; 5 – демпфер; 6 – контактный штырь; 7 – изоляционная втулка; 8 – зажимная гайка.

Призму головни обычно выполняют из органического стекла. Пьезоэлемент помещают на площадку,  ориентированную в соответствии с выбранным углом падения. Органическое стекло обладает достаточным коэффициентом затухания для гашения ультразвуковых волн, и, в то же время, не очень сильно ослабляет на пути от пьезоэлемента до изделия. На гранях призмы фрезеруют канавки, служащие для рассеяния волн, отраженных от контактной поверхности головки. Эти волны, попадая обратно на пьезоэлемент и появляясь на экране дефектоскопа, могут затруднить расшифровку, результатов контроля.

На Рис.13 показано устройство раздельно - совмещенной искательной   головки. Головка выполнена в виде неразборного блока. Призмы обычно изготавливают из органического стекла с определенным углом наклона,  от которого зависит минимальная и максимальная глубина прозвучивания. Пьезоэлемент крепят к призмам эпоксидным клеем.  Для осуществления электрического контакта к пьезоэлементам припаяны проводники. Электроизоляция приемного пьезоэлемента от передающего обеспечивается экраном и разной высотой призм. Основное преимущество таких головок заключается в том, что оно позволяет выявлять дефекты, расположенные близко к поверхности изделия.

Рис.13. Схема раздельно – совмещенной искательной головки:

1 – призма; 2 – пьезоэлементы; 3 – заливочный компаунд; 4 – провода; 5 – корпус; 6 – пенополистирол; 7 – экран; 8 – кабель; 9 – колпачок.

Рассмотренные головки входят в комплект прибора УДМ-3. Аналогичными головками комплектуются и другие (УДМ-1, ДУК-66, ДСК-1 и др.) ультразвуковые дефектоскопы.

Для иммерсионного контроля в заводских условиях применяют иммерсионные головки. Эти головки отличаются от прямых отсутствием предохранительного металлического донышка, так как между головкой и изделием нет непосредственного механического контакта. С целью гидроизоляции пьезоэлемент защищен тонкой пленкой лака.

Для контроля стальных изделий, расположенных в труднодоступных местах, применяют магнитные головки, имеющие специальные намагничивающие устройства. Такие головки очень удобны в работе и позволяют контролировать объекты, расположенные в местах, где невозможно разместиться оператору с аппаратурой, например, на большой высоте, внутри стальных резервуаров, длинных труб, баков и т.д. В этом случае один оператор устанавливает головку, а другой, находящийся с прибором на значительном от него расстоянии в хороших условиях, расшифровывает показания прибора.

КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Контроль сварных соединений проводят эхо – импульсным, теневым или зеркально-теневым методами сдвиговыми УЗК (ГОСТ 14782 – 69). При

этом обнаруживают шлаковые включения, раковины, газовые поры, а также трещины и непровары. Оптимальная частота контроля зависит от свариваемого материала и толщины сварного шва. Наиболее распространенной частотой является 2,5 МГц. Однако при значительной толщине шва, особенно при контроле шва в сталях аустенитного класса, частоту понижают до 1,5 - 0,8 МГц, что связано со значительным затуханием в основном металле.

Для контроля стыковых соединений применяют призматические искательные головки с различными  углами падения УЗК, рассчитанными на распространение в металле сдвиговых колебаний под углами от 5 40 до 80°.

В стыковых швах дефекты чаще всего ориентированы параллельно поверхностям свариваемых кромок изделия. Для обнаружения этих дефектов искательные головки устанавливают и перемещают (сканируют) по поверхности свариваемых элементов вблизи валика сварки, зигзагообразно (Рис. 14). В этом случае выявляемость дефектов зависит от угла наклона пьезоэлемента, расстояние от дефекта и ориентировки его относительно ультразвукового пучка и шага сканирования.

Прозвучивание сварного соединения головкой из положения А.

Рис.14. Схема контроля сварного соединения встык.

Рис. 14. Схема контроля сварного соединения встык сварного не обеспечивает контроля верхней части шва. Контроль ее может быть осуществлен головной из положения Б отраженным от нижней поверхности пучком, или из положения В головкой, к установленной на нижней поверхности изделия. Для этой цели можно также применять другую головку с большим углом падения УЗК (положение Г).

Так как амплитуда импульса с увеличением расстояния до дефекта убывает очень быстро, для контроля сварных швов большой толщины целесообразно применять головки с небольшим углом наклона. Например, сварные швы толщиной более 250 - 300 мм контролируют головками с углом

 = 30; толщиной 200 – 250 мм – головками с углом  = 40; а более тонкие сварные швы – головками с углом  = 50…55.

При контроле сварных швов специализированным дефектоскопом ДУК-66 координаты определяют непосредственно по шкале прибора.

Ультразвуковой контроль является единственным методом, позволяющим выявлять в тавровых и нахлесточных соединениях внутренние трещины с раскрытием менее 0,2 мм и непровары в корне шва. Такие швы прозвучивают с помощью призматических головок отраженными и прямыми пучками УЗК.

На Рис. 15 показаны положения искательной головки при поиске в  сварном шве непроваров. Контроль ведут с одной из плоскостей горизонтальной стенки однократно (А) и двукратно (Б) отраженными пучками УЗК. Если длина привариваемого листа не позволяет контролировать двукратно отраженным пучком, то нижнюю часть шва контролируют однократно отраженным пучком с противоположной стороны (В) стенки.

Рис.15. Схема контроля таврового соединения:

1 – вертикальная стенка; 2 – сварной шов; 3 – искательная головка; 4 – горизонтальная стенка.

Сварные соединения иногда контролируют ультразвуковым методом в сочетании с другими методами неразрушающего контроля, например, с рентгено - или  графированием. Это объясняется тем, что браковка ответственных  элементов сварных конструкций часто зависит от вида, формы и размеров обнаруженного дефекта. Известно, что при контроле сварных швов ультразвуком надежно выявляются такие опасные дефекты, как трещины и непровары по кромкам. Эти дефекты значительно хуже выявляются    - графированием. Однако при ультразвуковом контроле нельзя отличить газовую пору от шлакового включения или оценить их размеры, как, например, при рентгеновском и   - контроле.

ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ И НАСТРОЙКИ ДЕФЕКТОСКОПА

ДУК-66 ДЛЯ РАБОТЫ ЭХО - МЕТОДОМ

- Заземлить прибор.

- Соединительным кабелем подключить выбранную искательную головку к дефектоскопу.

- К разъему, расположенному с правой стороны дефектоскопа или в переходник подключить индуктивность № 3.

- Переключатель "I - II"   -   "I + II" установить в положение "I + II".

- Остальные ручки перед включением устанавливают:

«Форма сигнала» (слева под дверцей) - в положение 3;

«Отсечка шумов» (слева под дверцей) - в левое положение;  «Синхронизация» (справа под дверцей) - в положение «Внутр.»; «Частота следования»  в среднее положение;

«Глубина» - в крайнее левое положение;

«Длительность» - в положение "Выкл.";

«Амплитуда» и «Длительность» импульса генератора -   в положение 3; «Ослабление»  - в положение 0.

- Поворотом вправо ручки «сеть» включает дефектоскоп.

- После прогрева (1-2 мин.) ручками «Яркость», «Фокус», «Астигматизм» установить необходимую яркость и четкость линий развертки, совместив ее ручками смещения по вертикали и горизонтали, с нулем горизонтальной шкалы электронно-лучевой трубки.

- Установить искательную головку на контролируемое изделие, поверхность которого Должна быть покрыта контактирующей жидкостью. Ручками «Ослабление», «Отсечка шумов», «Амплитуда», «длительность» импульса отраженного от противоположной поверхности по экрану ЭЛТ, равную 20 - 40мм.

- Ручкой «Расстояние» совместить метку (вершину метки) глубиномера с передним фронтом отраженного импульса.

- По шкале «Расстояние» определить толщину контролируемого изделия.

- Перемещая искательную головку по поверхности изделия, произвести поиск дефекта.

- Определить глубину залегания дефекта п.п. 9; 10.

- Определять координаты залегания дефекта

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

- Изучить методическое руководство.

- Получить рабочее задание.

- Выбрать тип искательной головки и рабочую частоту.

- Включить дефектоскоп и произвести контроль изделия.

- Внести результаты контроля в отчет к лабораторной работе.

- Оформить отчет.

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

1. Цель работы.

2. Краткая характеристика акустических методов контроля.

3. Схемы прозвучивания теневым, зеркально -теневым и эхо - импульсным методами.

4. Схема контроля сварного соединения.

5. Рабочее задание.

6. Эскиз контролируемого изделия.

7. Результаты контроля.

ЛИТЕРАТУРА

1.	Алёшин Н. П. Физические методы неразрушающего контроля сварных соединений. – М.:  Машиностроение,  2006.

2. Коробцов А. С., Фомин В. Н. Система обеспечения качества в сварочном   производстве. – Ростов-на-Дону; изд-во «ДГТУ», 2013г.

3.	Неразрушающий контроль и диагностика,-- Справ. под ред. Клюева В. В. . – М.:  Машиностроение,  2005.

4. Щербинский В. Г., Н.П. Алёшин «Ультразвуковой контроль сварных соединений» М.:, Стройиздат, 1989 г.

Составитель доц. канд. техн. наук  В. Н. Фомин

АКУСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНРОЛЯ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ.