## Slide 1
Чистота обработки
деталей штампов
листовой штамповки
Notes: <number>

## Slide 2
Поверхности не требующие
чистой обработки
(провальные отверстия плит штампов):
Rz от 80 до 40

## Slide 3
Поверхности деталей,
не соприкасающиеся с другими
деталями, а также поверхности
после сверления или зенкерования:
Rz от 40 до 20

## Slide 4
Опорные поверхности
без особых требований
(выступающая часть хвостовика,
опорные поверхности винтов и т.п.:
Rz от 20 до 10

## Slide 5
Опорные поверхности плит блоков
обычной точности, держателей
пуансонов и матриц, отверстия под
врезку, соединение профильных
пуансонов с пуансонодержателями:
Ra от 2,5 до 1,5

## Slide 6
Поверхности отверстий для посадок
по 2-му классу точности, прилегающие
поверхности деталей пакета,
установочные штифты, упоры,
запрессовываемая часть
направляющих колонок и втулок и т.п.:
Ra от 1,25 до 0,63

## Slide 7
Подвижная часть направляющих
колонок и втулок, изготовляемых по
2-му классу точности,
рабочая поверхность большинства
вырубных и гибочных штампов,
поверхности вытяжных пуансонов:
Ra от 0,63 до 0,32

## Slide 8
Рабочая поверхность вытяжных
матриц и складкодержателей,
режущие поверхности вырубных
прецизионных штампов, рабочие
поверхности штампов для холодного
выдавливания, направляющая
поверхность колонок и отверстия
направляющих втулок,
изготавливаемых по 1-му
классу точности:
Ra от 0,16 до 0,08

## Slide 9
Направляющая поверхность колонок
прецизионных штампов, в частности
с шариковым направлением,
рабочие поверхности
формообразующих штампов при
повышенных требованиях:
Ra от 0,08 до 0,020

## Slide 10
Виды обработки
и чистота поверхности

## Slide 11
Сверление
от Rz100 до 25
Зенкерование
черновое
от Rz100 до Rz25
чистовое
от Rz50 до Ra1,6

## Slide 12
Развертывание
нормальное
от Ra3,2 до Ra0,8
точное
от Ra1,6 до Ra0,4
тонкое
от Ra0,8 до Ra0,2

## Slide 13
Точение
черновое
от Rz400 до Rz50
чистовое
от Rz100 до Ra0,8
тонкое
от Ra3,2 до Ra0,4

## Slide 14
Строгание
предварительное
от Rz400 до Rz50
чистовое
от Rz100 до Ra1,6
тонкое
от Ra1,6 до Ra0,8

## Slide 15
Фрезерование
предварительное
от Rz200 до Rz25
чистовое
от Rz25 доRa1,6
тонкое
от Ra3,2 Ra0,8

## Slide 16
Шлифование
предварительное
от Rz25 до Ra1,6
чистовое
от Ra1,6 до Ra0,4
тонкое
от Ra0,4 до Ra0,2

## Slide 17
Шлифование-отделка
от Ra0,1 до Ra0,01

## Slide 18
Притирка
грубая
от Ra0,8 до Ra0,4
средняя
от Ra0,4 до Ra0,1
тонкая
от Ra0,1 до Ra0,01

## Slide 19
Хонингование
нормальное
от Ra1,6 до Ra0,2
зеркальное
от Ra0,4 до Ra0,08

## Slide 20
Шабрение
от Ra3,2 до Ra0,8

## Slide 21
Спасибо
за
внимание!
Notes: <number>