## Slide 1
Материалы,
применяемые при
изготовлении деталей
штампов
листовой штамповки
Notes: <number>

## Slide 2
Детали штампа | Марка сталей и материалов | 
 | Рекомендуем. | Заменитель
Пуансоны и матрицы пробивные и пробивные: простой формы сложной формы | У10, У10А, Х12Ф1 Х12ВМ, Х6ВФ, Р6М5, ВК20 | 5ХВ2С, ШХ15, Х12М 7ХГ2ВФМ, Р12
Пуансоны и матрицы для чистовой вырубки-пробивки: простой формы сложной формы | Х12Ф1, Х6ВФ Х12ВМ, Р6М5 | 7ХГ2ВФМ, Р6М5 Р12
Пуансоны и матрицы вытяжные и формовочные | У10А, Х12, ВК8 | Х12Ф1, Х6ВФ
Пуансоны и матрицы гибочные | У10А, Х6ВФ | У10, Х12Ф, ШХ15

## Slide 3
Детали штампа | Марка сталей и материалов | 
 | Рекомендуем. | Заменитель
Пуансоны и матрицы для холодного выдавливания алюминия и меди | Х12М, Р6М5 | Х12Ф1, 7ХГ2ВФМ, Р12
Плиты штампов литые | Чугун СЧ21-40 Чугун СЧ22-44 | Сталь 30Л, Сталь 40Л
Плиты штампов остальные | Сталь 40, Сталь 50 | Ст5
Хвостовики | Сталь 35, Сталь 40 | Ст4, Ст5
Колонки направляющие | Сталь20, Сталь 45, Сталь 50 | Ст2
Втулки направляющие | Сталь20, Сталь 45, Сталь 50 | Ст2
Втулки для шариковых направляющих | ШХ15 | -

## Slide 4
Детали штампа | Марка сталей и материалов | 
 | Рекомендуем. | Заменитель
Пуансонодержатели | Сталь 35, Сталь 45 | Ст3
Подкладки под пуансон | Сталь 45 | Ст5
Съемники | Ст3 | Сталь 25
Прижимы, направляющие планки, выталкиватели | Сталь 40, Сталь 45 | Ст5
Упоры | Сталь 45 | -
Ловители | У8А | У7А
Штифты | У8 | Ст6
Винты | Сталь 45 | -
Пружины | Сталь 65Г | -

## Slide 5
Резина в штампах применяется
в следующих случаях:
В качестве рабочего инструмента:
1) при вырезке резиной на
гидравлических прессах;
при формовке и гибке на
гидравлических прессах.
2) в качестве упругого амортизатора-буфера при штамповке на прессах
(для съемников, выталкивателей, прижимов и т.п.)

## Slide 6
Для вырезки резиной применяют
резину повышенной твердости
(по Шору 70).
Для формовки-гибки резиной
применяют сорта средней твердости
(по Шору 45-65).
Для вытяжки резиновой матрицей
применяют наиболее эластичные
сорта резины, допускающие
большую степень деформации.

## Slide 7
Пластические массы применяют
для следующих видов штампов:
для изготовления
полностью пластмассовых штампов
или их деталей;
для облицовки рабочей поверхности
пуансонов, матриц, прижимов
вытяжных штампов;
для крепления пуансонов, колонок
и втулок, заливки направляющих
отверстий в съемниках.

## Slide 8
Наибольшее применение для
изготовления штампов получили
пластмассы на основе
эпоксидных,
фенольно-формальдегидных,
и акриловых смол.

## Slide 9
Пластмассы на основе эпоксидных
смол (эпоксипласты):
высокая механическая прочность
σв=60÷250 МПа;
2) малая усадка (от 0,1 до 0,2%);
3) высокая адгезия (прилипаемость);
4) устойчивость к действию влаги и масел;
5) теплостойкость от -20 до +100°С.

## Slide 10
Пластмассы на основе акриловых
смол (акрилопласты):
АСТ-Т
(акрилат самотвердеющий
технический);
2) стиракрил (протакрил).

## Slide 11
Пластмассы но основе
фенольноформальдегидных смол:
древесно-клеевая масса
ДКМ;
2) песко-клеевая масса
ПКМ.

## Slide 12
В штамповой оснастке
для изготовления
матриц, пуансонов, съемников,
буферов, прижимов и других деталей
применяют литьевой полиуретан
марок СКУ-7Л, СКУ-ПФЛ,
не требующий
дополнительной вулканизации.
Полиуретан этих марок легко поддается
всем видам обработки резанием.

## Slide 13
Особенности полиуретана: сочетание пластичности с твёрдостью; высокое сопротивление истиранию; высокое сопротивление на разрыв; высокое сопротивление сжатию
(до 250÷300 МПа); высокая стойкость при
ударных нагрузках; стойкость к действию масел,
разбавленных кислот
и других веществ.

## Slide 14
Спасибо
за
внимание!
Notes: <number>