Тема: Вариационные (энергетические) методы

Разработаны и используются для решения задач:

- Прогнозирования разрушений

- Формирования макроструктуры изделий

- Образования деформационной текстуры

- Для процессов горячего деформирования был разработан принцип виртуальных скоростей и напряжений.

- для процессов холодного деформирования – принцип виртуальных перемещений и напряжений.

Принципы вариационных методов применимы для :

-материалов, обладающих сломанными свойствами.

С помощью вариационных принципов решаются задачи с 10-100 варьируемых величин с высоким приближением к действительным результатам.

Так как процессы ОМД сопровождаются большими пластическими деформациями,а металлы обладают сложными физико-механическими свойствами,то при решении задач энергетическими методами используется сопутствующая система координат, а тензоры рассматриваются в косоугольной системе координат. При этом все законы механики сплошной среды и их механические переменные (скорость течения, тензор скоростей деформации, тензор напряжений) остаются одними и теми же. Отличие их заключается в написании формул и уравнений,связанных с применением криволинейной ортоганальной системы координат.

Все вариационные методы основаны на использовании закона сохранения энергии. Они относятся к энергетическим методам (метод работ, метод баланса мощностей).

Теоретическая основа энергетического метода заключается  в следующем:

Пусть  тело, в состоянии пластического течения имеет форму, описываемую уравнением

Ф (x,y,z,t)=0

Через время dt внешние силы совершат дополнительную работа dAв и тело получит деформацию. Тогда на основании закона сохранения энергии

dAв=dAд+dAт  (1)

где dAв  - дополнительная работа внешних сил

dAд   - работа, затрачиваемая не преодоления внутренних сил сопротивления деформации.

dAт – работа, затрачиваемая на преодоления сил трения на контактных поверхностях.

dAв=Pдdu  (2)

где Pд – активная сила деформирования числено равная силе сопротивления деформации (величина переменная)

du – бесконечно малое перемещение инструмента за время dt (dt→0) т.к. dt→0, то Pд=const.

Подставив (2) в (1), получим:

Pд=1du(dAд+dAт) (3)

Формула (3) дает возможность рассчитывать деформирующее усилие (Pд) в момент деформации t, если известны dAт и dAд.

Работу внутренних сил сопротивления деформации dAд за время dt определим, выделив в теле элементарный объем – dx, dz, dy. Напряжение (Si ) на гранях вызывают перемещение каждой грани - dux, duz, duy . Тогда затрачиваемая работа на преодоление внутренних сил сопротивления деформации :

dAд =F(σxdux+ σyduy + σzduz)dF  (4)

Выразив напряжение Si через компоненты тензора Тδ  (уравнения равновесия тензора), получим

dAд =F[(σxdux+ τyxduy + τzxduz) ax +(τxydux+ σyduy + τzyduz) ay+(τzydux+ τyzduy + σzduz) az]dF   (5)

Физический смысл уравнения (5) определяющего работу внутренних сил:

Уравнение (5) выражает работу всех компонентов тензора Тσ на соответствующих перемещениях в элементарном объеме деформированного тела . Преобразовав уравнение (5),используя условия равновесия и формулы Коши (∂σi∂xi =0  ; εij =∂ui∂j+∂uj∂i)

Учитывая, что девиаторы деформаций и напряжений связаны соотношением.

Dε = λDσ , λ=32⋅εiσi

Подставив dεi ; dγij в формулу (5), получим

dAд =vdεi2σi =(σx -σy)2+(σy -σz)2+(σz -σx)2+(σy -σz)2+6(τxy2 +τyz2 +τzx2)dV      (6)

В квадратных скобках 2 δт2 . Но по условию пластичности σi=σt . Следовательно, уравние (6) примет вид

dAд =vσTdεi dV       (7)

Работа сил трения dAT – величина инвариантная.

Принимаем  F – площадка контактной поверхности, т.к. dAT инвариантная ,то площадку F расположим произвольно, например перпендикулярно оси Z. Тогда полные напряжения δ на площадке F разложим на σz , τxz, τzy. Если ось Z совпадает с инструментом,то σx*dF,- работа силы сопротивления деформация.

τк = τxz + τyz – направлен в сторону противоположно направленную вектору перемещения du

Величина вектора:

du2= du2y+ du2x

Тогда работа сил трения на поверхности F опрелдделяется по формуле:

dAT=Fτkdux2+duy2⋅dF  (8)

Если ось z перпендикулярная dF не совпадает с направлением перемещенияинструмента,то работа σz*dF=0,т.к. перемещение деформируемой заготовки в этом направлениизапрещено инструментом.Тогда σz * dF вызывает упругую деформацию инструмента и обуславливает его износ.

Алгоритм решения задач энергетическим методом.

- Задается du – бесконечно малым перемещением инструмента и определяем во всем V приращения перемещения dux=fx(du) ; duy=fy(du) ; duz=fz(du) ; (9)

- На основании полученных функций du находим компоненты Ddε  и вычисляем приращение интенсивности деформаций dεi

- По формуле (7) находим dAд =Ф(du) εx=dux/dx

- По формуле (8) вычисляем dAT =Ф(du)

- По формуле (3) определяем усилие деформации подставив (7,8)

Pд=1du⋅[σsdεi⋅dV+dui2+duj2⋅dF  (10)

Определения приращения перемещения.

Расчетный подход:

-для задания функций приращения перемещений dui=f(du) (cм. (9)) бесконечно малое,где du-перемещение интеграла

dui-приращение интеграла (.) во всем объеме деформируемой заготовки. Очаг деформации разделяют на ряд областей,в которой принимают деформацию однородной.

При этом функции (9) принимают линейными (однородные деформации),получаются из граничных условий и условия постоянства объема. Для каждого элементарного  V решение возможно энергетическим методом,т.к. в реальных процессах – деформация неравномерная, то расчет  dAд – работы внутренних сил сопротивления деформированного по формуле (7) не дает точного решения.

Поэтому при расчете Aд учитываются затраты энергии на неравномерность деформаций,как дополнительная работа путем введения работы сдвига - Ac

Рассмотрим процесс осадки кольца. В очаге пластической деформации две области А и В (рис.1)

Приращения перемещений в области АduzA в области ВduzВ (рис.2)

duz(х) – переходная область сильного изменения duz  на промежутке dx (рис.2)

Принимаем,что dx→0 (dx=0), тогда на границе А и В появляется разрыв приращения перемещения ∆ (duz), а в области duzА =const , в области duzВ =const.

Тогда работа,затрачиваемая на деформацию в области dx учитывается при определении работы в областях А и В путем введения работы сдвига на поверхности разрыва, который определяется dAc=∫∫τs*|duzВ - duzA |* dG (11)

Подставляем (11) в формулу (3) для определения усилия деформации. Т.к. очаг деформации состоит из нескольких областей,то формула  (3) примет вид с учетом формулы (8) →dAT

PД=1dun=1HσsdεidV+εm=1τkduk2+dul2dF+εn=1duk+duldσ (12)

Где k,l – координаты (x,y,z,ρ,θ)

H – количество областей,на которые разбит очаг деформации

M – количество поверхностей трения, где рассчитывается работа dAt

N – количество поверхностей разрыва перемещений

По формуле (12) можно :

-определить усилие деформации;

-проанализировать конечное формоизменение;

-усилие Pд , которое зависит от значения Rp-радиуса,определяющего раздел течения металла.

Общий вид формулы определения усилия деформации

PД=F(σs,μ,RH,RB,H,RP) (13)

σs,μ,RH,RB,H- const

RP- Var

Следовательно Pд=F(Rp)

Подставляя различные значения Rp, строим кривую в координатах Pд - Rp

Поверхность раздела течения определяется по формуле, с помощью определения экстемума.

∂PД∂Rp=0 (14)

Формула (14) второе основное уравнение энергетического метода.

Уравнение (12) может быть записано в скоростях,если каждое приращение перемещений duidt=V , то получим компоненты скоростей перемещений частиц деформированного тела, а dudt - V0 – скорость перемещения

Тогда в формуле вместо εi ,будет ε∘i, вместо uk , ub – Vк , Vl , тогда получим

PД=1υ0 (12а)

Где ε°i- интенсивность скоростей деформации (см. подраздел 1.4); υk , υl- компоненты скоростей перемещения частиц деформируемого тела (составляющие поля скоростей). Остальные обозначения такие же, как и в уравнении (12).