Метод верхней оценки

Рассмотрим 1-ое основное  уравнение энергетического метода (12а) для определения усилия деформации.

Примем , т.е. считаем, что элемент не деформируем; т.е скорости в пределах каждого элемента постоянны.

Интегрирование по поверхности F  и сдвига G заменим суммированием мощностей трения и сдвига для каждого элемента, на которой разбивается очаг деформации.

Получаем задачу, в которой внешними силами являются нагрузки деформирования, силы контактного трения являются независимыми от внешних сил.

Для такой задачи:

Зададим скорости деформирования и равенство мощностей внешних сил на кинематически возможных скоростях.

Получим – верхнюю оценку нагрузок (название метода)

Основные принципы МВО

Для любого процесса деформируемую область можно разделить на бесчисленное множество кинематически возможных полей скоростей КВПС, состоящих из жестких блоков.

Считается, что деформация осуществляется за счет сдвига между отдельными зонами  с однородным полем скоростей. Это соответствует механизму межзеренной  деформации. На любой поверхности сдвига  между зонами  нормальные компоненты скорости должны быть одинаковыми, а разность касательных составляющих  сохраняет постоянные значения на всей поверхности раздела.

При таких условиях 1-ый интеграл уравнения (1) = 0, а в двух других подинтегральная функция остается постоянной. на всех участках интегрирования. Тогда уравнение (1) можно для Pд записать, заменяя интегралы суммами, в виде уравнения.

Где - скорость перемещения инструмента

- скорость относительного сдвига смещенных элементов;

- скорость скольжения элемента по контактной поверхности инструмента;

- предел текучести деформируемого  на сдвиг;

- контактные касательные

– площади поверхности относительного сдвига элементов и контактной поверхности.

-количество поверхностей сдвига.

Алгоритм решения задачи МВО.

При решении задач ОД в физической плоскости:

- Действительное поле линейной связи заменяется полем, состоящим из системы прямолинейных отрезков, образующих треугольники или другие фигуры.

- Область пластической деформации представляется в виде жестких недеформируемых блоков (по В. Джонсону) , скользящих один относительно другого.

- Вдоль границ блоков (сторон треугольников или др. фигур) компоненты скоростей перемещений претерпевают разрывы.

- Внутри каждого блока поле скоростей однородно, т. е. вектор скорости для всех точек  данного блока один и тот же.

- Число и размеры блоков первоначально выбираются произвольно.

6. Для построения жестких блоков строится кинематически возможное поле скоростей (КВПС).

7. Для построенного КВПС определяются удельные усилия по формуле (2)

Пример решения технологической задачи МВО

Рассмотрим прессование полосы через клиновую матрицу. В силу симметрии задачи рассмотрим половину полосы ABCDOE. Выделим очаг деформации в виде треугольной области BCQ. Точку Q возьмем на оси  произвольным образом. Ее положение можно однозначно задать, например углом γ, а угол β выразить через γ и размеры матрицы

I-пуансон

II-матрица

III-заготовка

IV-готовое изделие

V-область пластической деформации

Рис. 3 Расчетная схема прессования полосы через клиновую матрицу (а), кинематически возможные перемещения отдельных областей заготовки (б) и годограф скоростей (в)

Цифрами обозначены: 0-жесткая неподвижная зона; 1-подвижная зона, перемещающаяся с инструментом; 2,3-блоки, границы между зонами и 2-мя блоками-линии разрыва скоростей обозначаются 2-мя цифрами. 12-граница между зоной 1 и блоком 2. 02-контактная поверхность.

Мысленно разделим деформируемую заготовку на отдельные области  и  (рис. 1,б), определим кинематически возможные перемещения каждой из них (на рис. Перемещения показаны пунктиром) и построим годограф скоростей (рис. 1,в)

Годограф скоростей - это векторная диаграмма, построенная из одной точки (полюса) и показывающая скорости определенных

Построение годографа скоростей

Из полюса О проведем вектор OR, численно равный области движения 1 – скорости движения инструмента. (). Область 2 движется относительно области 1 со скоростью  и относительно области 0 со скоростью . Скорость - это абсолютная скорость Δ 2.

На годографе отрезок OR = - скорость движения области 2 совместно с обл. 1, OS =  - скорость скольжения обл. 2 на матрице.

Анализ движения области 3.

Область 3 движется совместно с обл. 2 со скоростью  и относительно обл. 2 со скоростью . Вектор скорости  - абсолютная скорость обл. 3|| – скорость выдавливания металла из матрицы.

На годографе углы :  ;

Векторы ,    определяются через вектор   и углы .

Примем ширину полосы  (размер в направлении оси y) равной 1. По

формулам (2) определим верхнюю оценку усилия.

Величина  зависит от положения точки  (углов  и   ). Поэтому необходимо выполнить анализ уравнения (А) на экстремум и взять наименьшее из всех возможных значений. Углы  выступают в роли варьируемых параметров. В рассматриваемой задаче только один из углов  независим.

В задачах усилие деформирования определяется с помощью анализа уравнения (2) на экстремум, т.к. , где в скобках различные варьируемые параметры, это метод относится к вариационным.

Если для расчета принять достаточное количество жестких Δ-ов, то, используя минимизацию усилия деформации по углу наклона элементов, по размерам линий разрыва или по относительной деформации можно получить удовлетворительную точность решения на 10…20% превышающее усилие, полученное методом линейной связи.

Определение формоизменения МВО

МВО позволяет анализировать только силовой режим и простейшие задачи формоизменения (из условий постоянства объемов) из-за разрывного поля скоростей рассмотрим схему внедрения….. в полупространство.

а                                                         б

Рис. 5. Внедрение гендентора: а – схема процесса; б – расчетная схема

Внедрение индентора характеризует нестационарное течение.

Внедренная часть клина 0 ка занимает область А вытесняемого металла. Из условия несжимаеости Δ основания  Высоты треугольников тоже равны.

Из равенства высот:

Из рисунка 1,б.:

Или:

Из равенства (1) исключаем с/е, получим после преобразования

Из уравнения (3) следует, что угол  определяется через угол  и не зависит от глубины внедрения пуансона. Значит в процессе внедрения сохраняется подобие

области пластической деформации. Такие процессы называются псевдостационнарными.