Тема 1: Введение

  - Физические основы пластического формоизменения

  - Оценка величины формоизменения

Введение

Физика процесса пластического формоизменения

При изучении процессов возникающих в твердых телах при их обработке можно выделить 2 направления:

- Механико-математическое (МТТ).

- Физико-химическое (ФТТ).

Одним из разделов ФТТ является физика процесса пластического формоизменения.

Она изучает

- экспериментально и теоретически механизм пластического формоизменения металла на уровне кристаллического строения Ме;

- устанавливает влияние различных факторов таких как t0 обр-ки, степени скорости деформирования вида σсост., схемы деформации – термомеханических параметров процесса) на процесс обработки металла;

- устанавливает условия, при которых металл переходит из упругого состояния в пластическое.

Физико-химия процесса деформации рассматривает связь пластической деформации с химическим составом и фазовым состоянием металла.

1.1 Физические основы пл. формоизменения.

Любая модель физического тела м.б. представлена в виде большого количества движущихся и взаимодействующих между собой частиц – атомов и молекул. Эти частицы обладают некоторым количеством потенциальной  энергии, определяемой силами их взаимодействия и кинетической энергии, которая передается от частицы к частице в момент столкновения.

Физическое тело в твердое состояние состоит из плотноупакованных частиц (расстояние между частицами соизмеримы с их размерами), совершающих небольшие колебательные движения относительно положения равновесия. Это возможно, когда потенциальная энергия> кинетической.

В зависимости от степени упорядоченности взаимного расположения атомов различают аморфные твердые тела и кристаллические.

Кристаллическое строение твердого тела характеризуется идентичностью взаимного расположения атомов на расстояниях, значительно превышающих межатомные, т.е. характеризуются трехмерной повторяемостью одного и того же элемента строения на значительные расстояния (дальний порядок).

Аморфное строение твердого тела характеризуется отсутствием упорядоченного взаимного расположения атомов с дальним порядком. При приложению к твердому телу внешних сил происходит обратимое или необратимое изменение формы и размеров, т.е. деформация.

Любая деформация (упругая и пластическая) может осуществляться в твердых телах путем относительного смещения атомов.

Упругая деформация. При упругой деформации величина смещения атомов из положения равновесия значительно < расстояния между соседними атомами. Она сопровождается обратимым изменением объема вследствие изменения межатомных расстояний. В нагруженном твердом теле с ростом величины упругой деформации потенциальная энергия частиц твердого тела возрастает. При достижении определенного предела потенциальной энергии атомы получают возможность смещаться на расстояние>чем межатомные расстояния. В этом случае после снятия внешних сил атомы не возвращаются в свои исходные положения равновесия, а занимают новые положения устойчивого равновесия. В результате этого происходит изменение формы, т.е. пластическая деформация.

Пластическая деформация. Сумма смещения атомов в новые положения равновесия создает пластическую деформацию или остаточное изменение формы и размеров твердого тела в результате действия внешних сил.

Разрушение. Для того, чтобы не нарушалась сплошность тела (разрушение) необходимо, чтобы атомы не удалялись один от другого на расстояние> чем размеры зоны активного действия сил взаимного притяжения атомов.

Так как при снятии нагрузки атомы возвращаются в положение устойчивого равновесия и стремятся установить исходные межатомные расстояния, то пластическая деформация не может привести к заметному изменению объема деформируемого тела. Поэтому, основной закон пластической деформации – условие постоянства объема или условие несжимаемости материала.

ε1+ε2+ε3=0

В теле, находящемся под нагрузкой атомы смещены из положения уст. Равновесия на различные расстояния. Следовательно, в условиях пластического деформирования общая деформация (т.е. полная) содержит как пластическую так и упругую составляющие. Последняя исчезает после снятия деформирующих сил. Это называется законом наличия упругой деформации при пластическом деформировании.

εΣ=εР+εе.

  - Оценка величины формоизменения

Для оценки величины формоизменения используют понятие деформации.

Деформация – смещение частей или материальных частиц тела, при которых изменяются взаимные расстояния между ними, но не нарушается непрерывность самого тела.

Деформации делятся на виды:- линейные, угловые, поверхностные, объемные.

Линейные деформации характеризуют изменение линейного размера тела (удлинение (растяжение), сужение (сжатие)) – ε.

Угловые деформации характеризуют изменение угла между какими-либо лин. эл-ми, проведенными в деформируемом теле – γ.

Поверхностные деформации – характеризуют изменение площади какого-либо сечения или участка поверхности.

Объемные деформации – характеризуют изменение объема.

Все виды деформации по количественной оценке делятся на 3 группы:

Абсолютная деформация – выражает абсолютное изменение какого-либо линейного размера - ΔН, углового размера – Δγ, площади сечения – ΔF или всего тела.

Относительная деформация - характеризует относительное изменение тех же величин. Это абсолютное изменение какого-либо параметра отнесенное к первоначальному значению этого параметра ε=ΔНН0.

Логарифмическая деформация – представляет натуральный логарифм отношения измененного в результате деформирования размера к первоначальному размеру элемента тела или всего тела до начала деформирования.

δ=lnlklH

Если деформация, вызванная внешними силами, исчезает при прекращении действия внешних сил и твердое тело полностью восстанавливает свою исходную форму и размеры, то такую деформацию называют упругой.

Если при прекращении действия внешних сил твердое тело не полностью восстанавливает форму и размеры, то такую деформацию называют пластической или остаточной.

Тема 2: Строение металлов и сплавов.

- Структурные составляющие металлов.

- Типы кристаллических решеток.

- Определение элементов сдвига в кристаллических решетках.

- Особенности строения металлических сплавов.

- Система индексации плоскостей и направлений.

Все металлы имеют зернистое строение. Каждое зерно – кристаллическое образование, в котором атомы располагаются в определенной закономерной последовательности.

Кристаллы и аморфные тела

Все металлы и сплавы имеют кристаллическое строение, которое характеризуется закономерным и периодическим расположением атомов в пространстве, а каждый атом находится в идентичном окружении соседних.

Следовательно, кристалл - это твердое тело, в котором пространственное расположение атомов повторяются периодически и которое ограничено плоскостями, образующими друг с другом определенные углы.

Кристаллы неправильной огранки называются кристаллитами, размеры кристаллов от мм. до мкм. Характеристикой закономерности расположения атомов в пространстве является кристаллическая решетка. Кристаллическая решетка - это простейшая модель кристалла, представляющая собой совокупность (...) - центров колебания атомов, расположенных в пространстве так, что каждая точка имеет соседей, положение которых по отношению к ней совершенно одинаково.

В кристаллической решетке металла все узлы заняты одинаковыми атомами (ионами), которые удерживаются на своих местах силами межатомного взаимодействия. Величина сил взаимодействия определяет прочность кристалла.

Атомы в кристалле металла соединены металлической связью. При потере части внешних электронов атомы превращаются в положительно заряженные ионы. Потерянные электроны не связанные с конкретным атомом, свободно перемещаясь в кристалле с большими скоростями приводят к высокой тепло- и электропроводности металлов.

Взаимодействие между положительно заряженными ионами и свободными электронами является силой обеспечивающей целостность кристалла. Описание кристаллической решетки производится с помощью переноса (трансляции) какого-либо одного атома (узла решетки) по 3-м выбранным направлениям. Положение частиц в такой решетке описывается через векторы трансляции. Наименьший параллелепипед, который можно построить на векторах трансляции, называется элементарной ячейкой кристалла. Если ячейка содержит частицы только в вершинах параллелепипеда, то такая ячейка называется простой, если в объеме и гранях – сложной. Кристаллические решетки, в которых сильные связи между атомами образуются только послойно (графит) или в определенных направлениях вдоль некоторых нитей называются нитевидными. Они образуются при полимеризации в результате соединения большого числа одинаковых молекул в длинные цепочки. Такие вещества называются полимерами (природные: каучук, целлюлоза; искусственные – фторопласты, эпоксидные смолы).

Твердые тела, у которых отсутствует строго упорядоченная кристаллическая решетка, а свойство упорядоченности расположения атомов выполняется только в малых объемах (ближний порядок), причем отклонения от периодичности, постепенно накапливаясь, приводят к ее отсутствию во всем веществе (дальний порядок), являются аморфными или стеклообразными.

Типы кристаллических решеток технических металлов

x

z

y

c

a

b

Q

R

N

P

K

O

L

M

A

C

E

D

B

Схема простой кубической решетки.

KLMNOPQR- элементарная ячейка.

Кристалл, обладающий правильно уложенной кристаллической решеткой называется монокристаллом. Он имеет различные механические свойства в зависимости от направления в кристаллической решетке, т.е. он анизотропен.

Для описания строения кристаллов выбирают систему координат, осями которой служат 3 прямые, проведенные из одной точки, совпадающие с основными узловыми прямыми кристалла (рис.1 а,в,с)-векторами трансляции.

Выбранная система координат - это кристаллографическая система осей. Длина ребра элементарной ячейки (a,b,c), которая соответствует линейному сдвигу, называется параметром решетки. Для однозначного описания элементарной ячейки задают 3 параметра решетки a,b,c вдоль осей x,y,z и 3 угла α, β, γ - между ребрами

Для описания строения металлов используются 3 типа кристаллических решеток (всего 14).

- Кубическая объемно-центрированная (ОЦК)

a=b=c; α=β=γ=90º. Элементарная ячейка - куб, в центре которой расположен атом. Эта решетка характерна для α−β-железа, α-хрома, ванадия, вольфрама, калия, лития, молибдена, натрия, и их сплавов.

- Кубическая гранецентрированная (ГЦК)

a=b=c; α=β=γ=90º. Элементарная ячейка - куб, в центре каждой грани расположено по атому. Это решетка: γ-железа, цветных и благородных Ме: алюминия, золота, меди, никеля, платины, серебра, свинец, и их сплавов.

- Гексагональная плотноупакованная (ГПУ)

a=bc; γ=1200, α=β=90º. Элементарная ячейка – прямоугольная шестигранная призма, внутри которой расположено по 3 атома. Это решетка – бериллия, кадмия, кобальта, магния, титана, цинка и т.д.

Расстояния между соседними атомами зависят от выбранного направления.

Для ОЦК

Расстояние  АК=a - параметр решетки;

AN=a2AM=0,53a

Следственно, из-за полученной разницы длин отрезков силы взаимодействия между атомами АК, AN, AM различны. Поэтому физические и механические свойства металлов зависят от направления. Это явление анизотропии. Так как все технические металлы являются поликристаллическими телами, в которых кристаллографические оси кристаллов ориентированы случайным образом, то принимается изотропность механических свойств. Она является кажущейся. Такая изотропность называется квазиизотропностью.

Например: (анизотропия мех. свойств)

- для железа Е в направлении АМ Е=2,9⋅106МПа, a в направлении АК Е=1,35⋅106МПа, т.е в 2,15 раз меньше. Поэтому, для расчетов принимается среднее значение, для стали принимаетсяЕ=2,1⋅106МПа.

3). Определение элементов сдвига в кристаллических решетках

Пластическая деформация металлических кристаллов осуществляется по определенным плоскостям и направлениям преимущественно за счет сдвига и иногда двойникованием.

Сдвиг происходит по плоскостям скольжения, характерным для данного типа кристаллической решетки. Эти плоскости отвечают наименьшему сопротивлению смещения и содержат наибольшее число атомов.

Элементы сдвига в различных кристаллических решетках

ОЦК – объемноцентрированный куб. Наибольшее число атомов – 5, имеют плоскости, проведенные через диагонали куба. Таких плоскостей в ОЦК – 6. В каждой плоскости имеется направление с наибольшим количеством атомов (в плоскости таких направлений – 2 – по диагонали 3 атома). Количество элементов сдвига определяется произведением плоскостей и направлений.

(α-β-железо, хром, ванадий, вольфрам, калий, литий, молибден, натрий и их сплавы)

Следовательно элементов сдвига для ОЦК определяются по ф-ле 6⋅2=12.

ГЦК – гранецентрированный куб.

Наибольшее количество атомов – 6 в плоскости, проходящей через середину граней и число плоскостей в ГЦК – 4. В каждой плоскости по 3 направления с наибольшим числом атомов: 3 на каждой грани. Определяем элементы сдвига для ГЦК по формуле: 4⋅3=12.

(γ-железо, алюминий, золото, медь, никель, платина, серебро, свинец и их сплавы).

ГПУ – гексональная плотноупакованная.

Наибольшее количество атомов – 7 в плоскостях базиса, т.к. в основаниях призмы.

Направлений сдвига 3, плоскости сдвига-3. Определяем элементы сдвига для ГПУ 1⋅3=3.

Бериллий, кадмий, кобальт, магний, титан, цинк

Наиболее благоприятные условия для сдвига возникают тогда, когда плоскость скольжения в кристаллической решетке совпадает с направлением максимального касательного напряжения. Величина определяется

τmax=f(σ1,ϕ);τmax=σ12⋅sin2ϕ;

где σ1 – нормальное напряжение приложенной нагрузкой;

φ – угол между направлением приложения нагрузки (σ1) и плоскостью скольжения.

4). Особенности строения металлических сплавов.

Для повышения механических свойств, коррозионной стойкости и получения специальных физических свойств чистые металлы сплавляют с металлами и неметаллами.

Под сплавом понимается вещество с металлическими свойствами, полученных при кристаллизации расплава из нескольких компонентов.

Наиболее распространены сплавы черных металлов (углеродистая и легированная сталь), медные (латунь, бронза), алюминиевые, магниевые, титановые.

В результате совместной кристаллизации нескольких элементов могут образоваться следующие типы сплавов:

- механическая смесь;

- твердый раствор;

- химическое соединение.

Механическая смесь образуется при раздельной кристаллизации компонентов. Структура сплава будет состоять из кристаллов отдельных компонентов, связь между которыми осуществляется по границам зерен.

Химическое соединение происходит, когда кристаллизующиеся компоненты взаимно химически активны. Кристаллическая решетка соединения будет новой, не похожей на кристаллические решетки исходных компонентов.

Твердый раствор образуется, когда кристаллическую решетку строит только один из компонентов, а другой компонент в этой решетке размещается в атомном виде.

Твердые растворы бывают 2-х типов.

Механическая смесь

чугун (железо+ углерод)

Значения св-ва такого сплава будет средним между св-вами элементов, которые его образуют.

Химическое соединение

амальган (ртуть+ золото (цинк), (элементы растворимой ртути)

По свойствам сплав сильно отличается от свойств образующих его компонентов

Твердый расвор

Свойства сплава – твердого раствора м. б. выше или ниже свойств исходных компонентов.

Железо – углеродистые сплавы

Fe-Fe3C

Fe-решетка ОЦК

Тпл=15390С

С-Тпл=35000С встречается в природе в виде: графиты, угля, алмаза.

М. образовывать:

Тв. раствор внедрения – углерода в α железе (растворимость max0,02%) – феррит (очень мягкий НВ=80).

Тв. расвор внедрения С в γFe – (растворимость 2,14%) – аустенит (НВ 160-180).

Химическое соединение – Fe+С цементит (первичный, вторичный, третичный) (НВ=800).

Мех. смесь – мелкодисперсная – ледебурит (НВ=500), феррит+цементит вторичный (С=0,8%).

Перлит (эвтектоидный) НВ=200.

Чугун – Fe+2÷4%C.

В зависимости от характера размещения компонентов различают ТВ. растворы замещения и внедрения.

При образовании ТВ. раствора замещения атомы одного из компонентов, например Б, частично замещают атомы компонентов А в узлах кристаллической решетки.

Тв. раствор внедрения образуется когда, атомы одного из компонентов размещаются в междоузельях кристаллической решетки.

Тв. растворы замещения образуются при совместной кристаллизации металла с неметаллами (Наример: железо-углерод).

Все ТВ. растворы обозначают буквами α, β, γ. Структура ТВ. под микроскопом выглядит как структура чистого металла или химического соединения.

Твердые растворы замещения (наиболее часто встречаемый)

Образуют металлы с небольшим различием атомных радиусов (<15%). Им свойственно незначительное искажение кристаллической решетки. Любой ее узел может быть занят атомом компонента примеси. Атомы примеси располагаются в решетке статистически равномерно. Если атомы примеси располагаются случайным образом – неупорядоченные твердые растворы.

Если атомы примеси располагаются в закономерном порядке, то такие растворы называются упорядоченные твердые растворы.

Твердые растворы внедрения:

Характерны для сплавов один из компонентов который имеет большой атомный радиус (различие не может быть  59%). (Например: железо – углерод.)

В твердых растворах внедрения решетка искажается значительно. Это связанно с расположением атомов примеси в междоузлиях решетки основного компонента.

Высокие локальные напряжения, возникающие в решетке, приводят к тому, что внедренные атомы располагаются в областях искажения решетки вокруг дислокаций – дефект, связанный со смещением нескольких рядов атомов.

Важнейшие твердые растворы внедрения:

Феррит – раствор углерода в α- железе. Обладают высокой пластичностью и небольшим сопротивлением деформации.

Аустенит – раствор углерода в γ- железе.

Обладают высокой пластичностью и небольшим сопротивлением деформации.

Предельная растворимость С в α-Fe – 0, 02%

С в γ-Fe – 2, 14%

Строение сплава определяет его свойства. Зависимость между строением сплава, его составом и температурой описывается диаграммой состояния (диаграмма равновесия). Диаграммы строятся экспериментально по критическим точкам, полученным на кривых охлаждения сплавов данной системы.

5). Система индексации плоскостей и направлений.

Пластическая деформация металлических кристаллов осуществляется только по определенным плоскостям и направлениям.

Кристаллографические плоскости.

Объемно – или гранецентрированная элементарная решетка.

В кристаллографии положение плоскостей (S) в пространстве характеризуется индексами плоскостей

Для этого вначале выбирают систему координат (кристаллическую систему осей) в соответствии с симметрией кристалла.

Индексация плоскостей осуществляется 3-мя цифрами, заключенными в круглые скобки. Это 3 взаимно простых целых числа, пропорциональных обратной величине отрезков, отсекаемых плоскостью на координатных осях. За единицу измерения принимают параметр решетки.

z

x

y

Если плоскость S  расположена так, что отсекает на оси отрицательный отрезок, то минус соответствующего индекса располагают над ним.

Кристаллографические направления

В одной и той же плоскости пространственной решетке можно указать различные направления (индексы направления)

В качестве прямой, определяющей направление какого-либо семейства параллельных прямых выбирают прямую, проходящую через начало координат.

Положение прямой в пространстве определяется координатами любого атома на ней расположенного.

В качестве индексов направления берут три взаимно простых числа, пропорциональных координатам любого атома, лежащего на рассматриваемой прямой.

За единицу измерения принимают параметр решетки.

Кристаллографические оси лежат в плоскости основания совпадает с осью призмы. Индексация производится по образным величинам отрезков, отсекаемых рассматриваемой плоскостью на четырех кристаллографических осях.

Знак (-) над цифрой показывает, что плоскость отсекает отрезок на отрицательном направлении оси.

Обозначение отдельных плоскостей в элементарных ячейках кристаллографической решетки сохраняют одинаковым для всех плоскостей, проведенных в пространственной решетке, параллельных данной рассматриваемой плоскости.

Пример плоскости сдвига в гране- или объемно-центрированной кристаллической решетке с обозначением обратным величине отрезка отсекаемого плоскостью на координатной оси 3.

а2

Тема№3 Модели упругой и пластической деформации кристалла

3.1. Вывод закона Гука при деформации кристаллической решетки

3.2. Механизм деформации кристалла при всестороннем равномерном сжатии и растяжении.

3.3. Механизм возникновения пластической деформации в кристаллической решетке.

3.4. Механизм возникновения пластической деформации в кристаллической решетке.

3.5. Элементы теории дислокаций, типы дислокаций.

3.6. Контур Бюргерса, вектор Бюргерса.

3.7. Влияние дислокаций на прочность материала.

3.8. Особенности пластической деформации поликристалла.

3.9. Критическое напряжение сдвига в поликристалле.

3.10. Изменение структуры металла при холодной пластической деформации.

3.11. Механизм деформированного упрочнения поликристалла.

3.12. Тепловой эффект деформации.

3.13. Влияние температуры, степени и скорости деформации на сопротивление деформации.

3.14. Влияние деформационного упрочнения на характер деформации.

3.1. Вывод закона Гука при деформации кристаллической решетки

Упругая деформация происходит в результате изменения межатомных расстояний в кристаллической решетке и сопровождается обратимым изменением объема тела.

Любая модель физического тела представляется в виде большего числа взаимодействующих между собой частиц (атомов), которые в состоянии покоя обладают некоторым кол-вом потенциальной энергии.

Величину этой потенциальной энергии (W), является функцией от «r» и определяется соотношением (1).

W=−Arm+Brn    (1),

где W – потенциальная энергия взаимодействия 2-х атомов;

r – расстояние между атомами в простр. Решетке (параметр);

А, В, n, m – некоторые постоянные величины, соответствующего материала.

Аrm-описывает влияние сил межатомного притяжения.

Brn-описывает влияние сил отталкивания.

В состоянии покоя m>n. Если атомы находятся в состоянии равновесия, равнодействующая межатомных сил (Р) равна производной потенциальной энергии (W) по r межатомному расстоянию ®.

Продифференцируем уравнение (1), получим выражение

Р(r)=dWdr=Amrm+1−Bnrn+1              (2)

Определим механизм возникновения упругой деформации в кристаллической решетке.

В недеформированном состоянии, при равновесии сил притяжения и отталкивания, потенциальная энергия W взаимодействия 2 атомов – min. (Больше силы межатомн. притяжения).

Обозначим межатомное расстояние в недеформируемом состоянии – r0. Под действием внешних сил, приложенных к твердому телу, расстояние между атомами изменится на величину Δr – изменение длины линейного элемента.

Тогда расстояние между атомами после деформации rд=r0+Δr.

Принимаем, что Р® – непрерывна дифференцируема.

Так как при упругой деформации Δr≤0,1r0, то разложив равнодействующую межатомных сил после деф-ции (2) в степенной ряд, получим

Р(r0+ΔPr)=P(r0)+(11!)P'(r0)Δr+12!Р''r0Δr2+...   (3)

В недеформированном состоянии P(r0)≈0 (см. формулу (3)) т.к. Δr→0.

P=a1Δr+a2(Δr)2+a3(Δr3)+...    (4)

где ai=nn!Pnr0, а n=1,2,3...

Рисунок 1. Модель деформации элементарной ячейки при равномерном сжатии. Аi – начальное положение атомов; Аi' - положение атомов после сжатия.

Т.к. Δr=r0−r бесконечно малая величина, то в уравнении (4) отбрасываем все члены, кроме 1-го, разделив обе части на r02, получим

Pr02=a1r0⋅Δrr0      (5)

Отношение Pr02 - имеет размерность н/м2, обозначим его –σ (напряжение);

а1r0(нм2) - обозначим Е (модуль Юнга);

Δrr0 - безразмерная величина – ε – (относительная деформация).

Тогда уравнение (5) перепишем в виде, получим

σ=Е⋅ε - закон Гука (6).

Аналогично можно получить выражение определяющее связь между касательным напряжением и угловой деформацией

τ=G⋅γ,

где τ – сдвигающее касательное напряжение;

G=Е2(1+ν) - модуль сдвига.

Γ – угловая деформация – угол упругого перекоса ячейки атомной решетки относительно равновесного положения.

Ν – коэффициент Пуассона.

Полученное выражение (6) – приближенное выражение закона Гука, выражающего линейную зависимость между σ и ε.

В реальных условиях закон Гука выражается сложной степенной функцией. Подтверждением нелинейного закона Гука, служит обратимое изменение объема металла при упругой деформации под действием гидростатического давления.

Рассмотрим кристаллическую решетку, находящуюся под действием равномерного всестороннего сжатия.

Рисунок 2. Схема всестороннего равномерного сжатия кристаллической решетки.

Относительное изменение объема определяем по формуле

ΔVV0=P(a−bP),

где ΔV=Vд−V0 - изменение объема;

a, b – коэффициенты, определяемые хим. составом металла (1МПа).

Например: Fe     a⋅106=5,87;b⋅1010=2,1

Pb     a⋅106=23,73;b⋅1010=17,25

3.2. Механизм деформации кристалла сжатием и растяжением

Рассмотрим элементарную ячейку кристалла. Приложим к нему 2 вида нагрузки:

- всестороннее  равномерное сжатие;

- всестороннее равномерное растяжение.

Напряженное состояние будет описываться Тσш

Тσш=σср000σср000σср,

где σср=σ1+σ2+σ33<0 - среднее напряжение.

Атомы в кристаллической решетке удерживаются силовым полем, описываемым уравнением (1).

А) Рассмотрим схему всестороннего равномерного сжатия, когда σср=−р (гидростатическое  давление), т.е. σср<0 (см. рис. 2).

- При всестороннем сжатии атомы переместятся из положения устойчивого равновесия например А1 переместится в положение А1'(см. рис. 1). Расстояние между атомами уменьшится на величину Δr. При этом силы отталкивания Ri атомов будут определяться соотношением

R=Вr0rд7−r0rд13,           (7)

где В – константа материала;

r0, rд – равновесное и фактическое расстояние между атомами.

2. С уменьшением параметра (rд) согласно формулы (7) силы Ri постоянно растут.

3. После снятия нагрузки силы отталкивания атомов уменьшаются и становятся примерно одинаковыми с силами притяжения. Атомы возвращаются в исходное положение А1, А2…

Вывод: Всестороннее равномерное сжатие не приводит к необратимым процессам (т.е. к пластической деформации). Оно приводит к изменению (обратимому) объема без изменения формы.

В) Приложим к телу растягивающую нагрузку таким образом, чтобы напряжение описывалось Тσш, в котором σср>0.

Рисунок 3. Схема равномерного всестороннего растяжения кристаллической решетки.

- На начальных этапах деформирования изменение расстояний между атомами будет обратимым, что приводит к обратному изменению объема, т.е. к упругой деформации решетки. После разгрузки кристалл примет первоначальную форму и размеры.

- Если приложенная нагрузка создает такое напряженное состояние, что r>rкр, то внутренние силы взаимодействия (Ri) не уравновесят внешнюю нагрузку и кристаллическая решетка разрушится.

Вывод: Всестороннее равномерное растяжение не приводит к пластической деформации. Оно приводит к изменению V без изменения формы, либо к разрушению тела.

3.3 Механизм возникновения пластической деформации в кристаллической решетке

1. Рассмотрим нагружение тела, при котором напряженное состояние описывается тензором Тσ=0τxzτzx0, в котором σx=σy=σz=0τxy=τyx=0τzy=τyz=0,τxz=τzx≠0.

2. Выделим в теле элемент кристаллической решетки (рис. 4а).

Рисунок 4. Модель деформации элемента кристалла при сдвиге:

а – исходное состояние; б – упругая деформация (простой сдвиг); в – упруго-пластическая деформация; г – остаточная деформация.

3. От действия внешней нагрузки, сдвигающие касательные напряжения τzx деформируют кристаллическую решетку. Атомы Аi в выделенной элементарной ячейке переместятся в новое положение. Расстояния между ними изменятся:

- расстояние А2 и А4 увеличится;

- расстояние А1 и А3 уменьшается.  (см. рис. 4б.)

- Это вызывает изменение сил взаимодействия R1, -R2, R3, -R4. Горизонтальные составляющие этих сил стремятся уравновесить внешние силы, приводящие к возникновению касательных напряжений внутри кристаллической решетке.

Следовательно: С увеличением внешней нагрузки искажается кристаллическая решетка, увеличивается угловая деформация (γzx) и возрастают силы взаимодействия Ri.

Определим критическую величину внешней нагрузки, при которой возможны обратимые процессы,  уравновешиваемые силами Ri и Ti.

Пусть в кристаллической решетке атомы А4 и А3 неподвижны (рис.2б). Отложим их на оси х (см. рис.5). Будем считать, что подвижен атом А1, который перемещается из положения А10 в А1n, где n=1…4. Тогда величину касательного напряжения, вызванного внешними силами уравновешивающего внутренние силы R определим по формуле:

τzx=τкр⋅sin2πxa ,                      (8)

где xa - степень  искажения решетки;

а – параметр решетки.

Т.к. значение xa - мало, то можно записать

sin2πxa≈2πxa.

Тогда формула (8) примет вид

τzx=τкр⋅2πxa.

Величина xa - это tgγzx, а tgγzx≈γxz вследствие малости отношение xa.

Тогда (8) перепишется в виде

τzx=2πτкрγxz.          (8а)

Обозначим 2πτкр=G, где G=E21+ν. Тогда получим уравнение (8) в виде τzx=G⋅γzx      (9). Выражение (9) представляет собой закон Гука.

Рисунок 5. Схема к расчету критического касательного напряжения.

Рассмотрим возможность возникновения в кристаллической решетке пластической деформации. Вернемся к выражению (8)

τxz=τкр⋅sin2πxa.

Согласно (рис. 5) атом А10 может перемещаться на расстояния х=а4;а2;3а4;а. Подставив значения x в формулу (8) определим величину τzx=τкр. Это возможно при x=a4 и 3a4 sin угла будет равен ±1. При x=a2 и a, τzx=0, т.к. sin=0. Следовательно, критической величиной является a4 и 3a4- это значения, при которых в кристаллической решетке появляются необратимые процессы, т.е. пластическая деформация.

Выводы к анализу модели упругой и пластической деформации:

На основании детального анализа принятой модели можно сделать следующие выводы:

- Равные по величине нормальные напряжения не приводят к пластической деформации, а вызывают упругое обратимое изменение размеров и объема кристалла или разрушение.

- Касательные напряжения, не превышающие критического значения (τкр), также не вызывают пластическую деформацию. Тело деформируется упруго, подчиняясь закону Гука.

- Пластическая деформация осуществляется только в том случае, когда касательные напряжения достигают критического значения (τкр). Происходит она путем скольжения, т.е. сдвига одной части кристалла относительно другой (см. рис. 4г), причем сдвиг должен быть кратным параметру решетки (а).

  - Деформация скольжением и двойникованием

ХПД монокристалла происходит путем скольжения и двойникования.

Скольжение – это параллельное смещение тонких слоев монокристалла относительно друг друга. Эти тонкие слои называются полосами скольжения, между которыми элементы пластической деформации отсутствуют. Скольжение возникает в результате приложения внешней статической нагрузки, приводящей к внутренним напряжениям, интенсивность которых (σi) выше σТ.

В монокристаллах скольжение происходит по определенным кристаллическим плоскостям, соответствующим типу кристаллической решетки. Расстояния между соседними атомными плоскостями 1⋅10−4мкм.

Повышение температуры Ме способствует возникновению дополнительных плоскостей, по которым происходит скольжение, т.к. увеличение t0 увеличивает амплитуду тепловых колебаний атомов приводящих к их перемещению. Плоскостями скольжения являются плоскости с наибольшей плотностью расположения атомов. Направления скольжения это направления, по которым межатомное расстояние имеет min величину.

Например: в металлах с решеткой ГКЦ плоскости скольжения это пл-ти октаэдра типа (111), а направления скольжения – направления типа [101].

Двойникование – это смещение атомов, расположенных в плоскостях, параллельных некоторой плоскости (плоскости двойникования), на расстояния пропорциональные расстоянию этих плоскостей от плоскости двойникования. Ребра кристаллической решетки, первоначально наклоненные к плоскости двойникования под углом α<900, поворачиваются на угол 1800−2α.

Кристаллическая решетка, полученная в результате двойникования является зеркальным отражением решетки недеформированного Ме (рис.1).

Рисунок 1. Модель двойникования монокристалла с ОЦК-решеткой (стрелками показаны направления перемещения атомов).

Двойникование происходит в результате:

- деформирования ударом;

- отжига, после пластической деформации у металлов с гранецентрированной кубической решеткой (медь, латунь).

Двойникование может сопутствовать деформации скольжением, что приводит к резкому уменьшению усилия деформирования. Плоскости двойникования совпадают с плоскостями скольжения. Например: для металлов с решеткой ГЦК плоскости двойникования (111), для ОЦК – плоскость (112).

Причиной смещения, в результате пластической деформации скольжением не всех атомов, а только части, является нарушением в металле правильного кристаллического строения, В результате этого атомы в отдельных кристаллических решетках в недеформированном металле смещены из положения устойчивого равновесия с min потенциальной энергией. Наличие таких смещений приводит к тому, что для перемещения отдельных групп атомов, ранее смещенных в новые положения, может потребоваться меньшее τ сдвига, чем при отсутствии таких смещений, что приводит к уменьшению усилия деформирования. Такой процесс скольжения за счет перемещения в плоскости скольжения отдельных несовершенств пространственной решетки объясняется теорией дислокации.

Элементы теории дислокаций. Типы дислокаций

Дислокация является линейным дефектом, т.е. дефектом, поперечные размеры которого соизмеримы с межатомным расстоянием, а длина с размером кристалла.

Поведение дислокаций определяет:

- механические свойства кристаллических тел;

- они влияют на рост кристаллов и фазовые превращения в твердом состоянии;

- они влияют на электрические и оптические свойства кристаллов.

В кристалле дислокацию можно представить как результат сдвига в некоторой кристаллографической плоскости одной части кристалла относительно другой (рис.2).

Рисунок 2. Сдвиг, создающий краевую дислокацию в кристалле.

АВСD – плоскость сдвига; τ – вектор сдвига; АВ – линия краевой дислокации.

Действующее на верхнюю часть кристалла сдвигающее напряжение сдвигает её в плоскости АВСD на одно межатомное расстояние. В верхней части кристалла образуется 1 лишняя атомная полуплоскость – экстраплоскость, край которой краевая дислокация (рис.3).

Рисунок 3. Образование экстраплоскости (заштриховано)

Если полуплоскость вдвинуть сверху, то такая дислокация считается положительной (), если снизу – то отрицательной (┬).

Для краевой дислокации вектор сдвига перепендикулярен линии дислокации.

Если часть кристаллической решетки разрезать по плоскости скольжения, а разделенные участки сместить один относительно другого на одно межатомное расстояние, то такой дефект называется винтовой дислокацией (рис.4).

Рисунок. 4. Образование винтовой дислокации

При винтовой дислокации вектор сдвига параллелен линии дислокации (рис.5). При винтовой дислокации лишняя полуплоскость отсутствует. Кристалл состоит из одной атомной плоскости закрученной по винтовой линии. Выход винтовой дислокации на поверхность кристалла заканчивается моноатомной ступенькой. В зависимости от направления вращения различают правые и левые дислокации.

Рисунок 5. Сдвиг, создающий винтовую дислокацию. АВСD – плоскость сдвига. Τ – вектор сдвига. СВ – линия винтовой дислокации.

Краевая и винтовая дислокации относятся к прямолинейным дислокациям (частный случай). Общим случаем является криволинейная дислокация, которая называется смешанная. Она образуется, если вектор сдвига имеет одновременно винтовую и краевую составляющие (рис.6)

Рисунок 6. Сдвиг, создающий криволинейную дислокацию:

АС – криволинейная или смешанная дислокация.

В (·) А дислокация чисто винтовая, в (·) С – краевая. АСВ – плоскость сдвига, τ – вектор сдвига, АС – линия криволинейной дислокации.

Для того, чтобы движение дислокаций могло приводить к пластической деформации монокристалла, необходимо, чтобы линия дислокации выходила на поверхности металла или образовывала замкнутую петлю (рис. 7).

Рисунок 7. Этапы образования петель источником Франка-Рида:

а) напряжение прикладывается к дислокации, закрепленной на концах. С ростом напряжения отрезок линии дислокации выгибается в форме дуги;

б, в, г) Вогнутый участок дуги расширяется без увеличения напряжения. Образуется замкнутая подвижная петля (г), отрывающаяся от закрепленного отрезка.

Перемещение дислокаций происходит:

- Путем движения вдоль одной плоскости скольжения, т.е скольжением ↓dv=0;

- Путем трансляции и переползания.

При трансляции происходит переход дислокаций из одной плоскости скольжения в другую, параллельную первой.

Переползание происходит за счет диффузии в результате чего к краю добавочной плоскостью присоединяется один атом (dv≠0).

Возникновение дислокаций:

Дислокации возникают

- В процессе кристаллизации из жидкого расплава с образованием субзерен;

- за счет срастания дендридов;

- перепада температур;

- конвекции;

- наличия различных включений.

2. За счет перерождения колоний вакансий;

3. В результате высоких напряжений.

4. В процессе пластической деформации. Кроме образования новых дислокаций, пласт. деформации изменяет конфигурацию прежних и создает точечные дефекты.

  - Контур Бюргерса, вектор Бюргерса

Все трансляционные дислокации (краевые и винтовые) характеризуются вектором Бюргерса. Рассмотрим 2 кристаллические решетки: реальную (рис.8 а) и идеальную (рис.8 б). Реальная содержит краевую дислокацию.

Рисунок 8. Трансляционная дислокация.

А) контур Бюргерса (реальный металл); б) вектор Бюргерса (идеальный кристалл).

Построим некоторый замкнутый контур, состоящий из трансляции в реальном металле. На рис. 8 а контуром АВСДЕ ограничен участок искаженного кристалла. За пределами кристалл искажен слабо, устанавливаем соответствие контуров (рис. 8 а, 8 б). Параметры реального металла должны соответствовать параметрам идеального кристалла. Контур АВСДЕ называется контуром Бюргерса и представляет замкнутый контур в реальном металле.

На рис. 8 б в идеальном кристалле контур АВСДЕ не замкнут. Чтобы замкнуть такой контур к нему надо добавить вектор АВ (b) – вектор Бюргерса. Следовательно, вектор Бюргерса характеризует степень нарушения взаимного расположения атомов в реальных металлах по сравнению с идеальным. Вектор Бюргерса определяет: направление и расстояние, на которые сместились атомы над плоскостью скольжения по отношению атомов, находящихся под этой плоскостью. Он определяет энергию дислокации и называется вектором мощности. Если смещение происходит на одно атомное расстояние (на параметр решетки), то такая дислокация называется единичной или дислокацией единичной мощности. Аналогичное построение делается для винтовой дислокации. Вектор Бюргерса  линии краевой дислокации («L» - линия дислокации), параллелен линии винтовой дислокации. Для смешанной дислокации вектор Бюргерса составляет с «L» угол, отличный от 00 или 900. Он раскладывается на 2 составляющих вектора, направленных вдоль L и перпендикулярно к дислокации.

Дислокации бывают полные и частичные. Полная дислокация характеризуется вектором Бюргерса, равным по модулю расстоянию между 2-мя смежными атомами на плоскости скольжения в направлении сдвига. Если движение дислокаций происходит на расстояние меньшее, чем вектор полной дислокации, вследствие меньших затрат энергии на перемещение, то такая дислокация называется частичной. Частичные дислокации, нарушающие закономерность чередования взаимного расположения атомов по слоям, параллельным плоскости скольжения, приводят к образованию дефектов упаковки.

Рис.8. Смещение атомов по слоям.

B1 – вектор Бюргерса, равный расстоянию между 2-мя смежными атомами;

b2, b3 – вектор частичного перемещения атомов.

Так как вектор Бюргерса лежит в неискаженной части кристалла (в области «хорошего материала»), то он является величиной постоянной – это свойство «инвариантности» вектора Бюргерса.

Из этого свойства инвариантности можно сделать вывод:

- дислокация не может оборваться нигде внутри кристалла, а только может:

а) выйти на поверхность кристалла;

б) на межкристаллическую границу;

в) на другую дислокацию или на дефект более общего типа.

Используя понятие вектора Бюргерса можно классифицировать типы дислокаций.

Если вектор b⊥dl (где dl- элемент длины дислокации), то дислокация краевая.

Если вектор b∕∕dl - дислокация винтовая.

Если вектор b и dl находятся под углом смешанная и может быть разложена на краевую и винтовую.

  - Влияние дислокаций на прочность материала

Каждая дислокация, вызывая упругое искажение решетки, создает вокруг себя силовое поле (1), характеризующееся в каждой точке касательным(τ) и нормальным (σ) напряжениями.

Рисунок 9. Распределение напряжений вокруг краевой дислокации.

Восемь областей вокруг краевой дислокации, при переходе через границу которых меняется знак напряжений.

Когда в это силовое поле (1) попадает другая дислокация, то создаются силы притяжения и отталкивания (одноименные дислокации, расположенные в одной плоскости отталкиваются и наоборот,.

Следовательно:

- При накоплении дислокаций в одной плоскости скольжения сопротивление сдвигу растет и кристалл упрочняется, т.е. для перемещения дислокаций необходимо увеличить приложенное напряжение.

При движении дислокаций, если они имеют большую плотность, происходит пересечение дислокационных конфигураций, которые играют роль «барьеров» для движущихся дислокаций.

Кроме этого, перемещение дислокаций мешают:

- точечные дефекты, концентрация которых увеличивается при деформации. Точечными дефектами могут быть атомы примесей. Тормозят движение дислокаций

- границы блоков, границы зерен, обособленные включения.

Упрочнение металла происходит:

- В результате холодной деформации (упрочнение).

- В результате введения примесей (легирование).

- В результате формирования в сплавах обособленных включений (закалка, старение).

Все перечисленное увеличивает прочность материала в 8÷10 раз.

Рисунок 10. Влияние плотности дислокаций на прочность кристалла. (Зависимость сопротивления деформации от плотности дислокации)

Однако наиболее прочными являются идеальные кристаллы, не содержащие дислокаций, включений границ (τn≈σ10÷σ30 - где σ – модуль сдвига). Такие кристаллы были выражены в виде усов, содержали одну дислокацию вдоль оси уса. На рис. 10, на участке 1-2 происходит упрочнение кристалла до плотности дислокаций для Ме и, достигает теоретической величины 1012÷1013см−2. При такой плотности прочность Ме начинает резко падать и он начинает разрушаться. Это объясняется тем, что с увеличением плотности дислокаций до 1012см−2 невозможно добиться их равномерного распределения в кристалле. В результате чего многие дислокации сливаются друг с другом, образуются трещины и наступает разрушение.

Дислокационное строение твердых тел производится методом избирательного травления. Сущность метода заключается в следующем.

Упругая энергия дислокации приводит к увеличению скорости химического травления в точке выхода дислокации на свободную поверхность. В этих местах образуются ямки травления. После травления определяется микротвердость поверхности по Виккеру

Н=1,854рd2,

где: Р – нагрузка на четырехгранную алмазную пирамиду (Н) вдавливаемую в поверхность;

d – длина диагонали отпечатка (мм).

После чего результаты анализируются.

  - Особенности пластической деформации поликристалла

Существуют 3 вида деформации поликристалла:

- внутрикристаллитная;

- межкристаллитная;

- межзеренное проскальзывание.

Все Ме и сплавы являются поликристаллическими телами, состоящими из отдельных. Каждые отдельное зерно Ме деформируется скольжением и двойникованием. Такая независимая деформация каждого отдельного зерна называется внутрикристаллитной.

Но внутрикристаллитная деформация связана взаимнообразно с межкристаллитной, которая характерна для ХПД. Рассмотрим механизм образования межкристаллитной деформации на примере однофазного поликристаллического металла (чистое железо) (рис.1).

Рисунок 1. Схема движения дислокаций через смежные зерна поликристаллического металла: а – начало скольжения в зерне А; б – распространение скольжения на зерне В; в – форма границ при совместной деформации зерен В, С.

При приложении внешних сил происходит формоизменение всего образца и отдельных зерен в связи с направленным смещением дислокаций. В деформированном зерне (например, А) дислокации, выходя на поверхность, образуют ступеньку. Ступенька, надавливая на соседнее зерно, вызывает концентрацию энергии на границе двух зерен (А и В). Если ступенька достаточно велика, начинает действовать источник дислокаций, создающий новые дислокации в зернах А и В, приводящие к пластической деформации в этих зернах. Деформация, переходя от зерна к зерну приводит к деформации даже тех зерен, у которых плоскости скольжения неблагоприятно ориентированы относительно системы внешних сил (т.е. в зернах, имеющих плоскости скольжения с углом φ<450). В результате деформации зерен происходит:

- их перемещение и поворот;

- увеличение длины границы (G) между зернами за счет образования ступенек.

Совокупность всех перечисленных изменений является причиной межкристаллитной деформации. Она может привести к внутрикристаллитной деформации, если концентрация напряжений в области надавливания зерен будет > τкр. Все это характерно для холодной деформации. При горячей деформации возникает межзеренное проскальзывание (МП).

Причины возникновения МП

При горячей обработке Ме давлением, когда Т>0,5Тпл (для сталей Т=1100÷13000С), межзеренные границы паз упрочняются, их (σS) – сопротивление деформированию снижается до уровня σS самих зерен. Это приводит к сдвигу одного зерна относительно другого, что является межзереннным проскальзыванием.

Межзеренное проскальзывание происходит одновременно с движением дислокаций внутри зерен. Благодаря этому уменьшается предел текучести Ме и сохраняется сплошность поликристалла.

3.9 Критическое напряжение сдвига в поликристалле

Рассмотрим деформацию поликристаллического металла на примере растяжения стандартного образца

Рисунок 1. Схема деформации поликристаллического Ме при растяжении образца.

Нагрузим образец силой Р, которая изменяется по линейному закону вида

Р=сt;

где: t – время;

с – коэффициент пропорциональности.

При t=0, Р=0 кристаллы находятся в ненапряженном состоянии.

Проведем в образце плоскость N1, наклоненную к оси Z под углом 450, в котором действует касательное напряжение.

τmax=0,5σ

τmax=τкр-напряжение, вызывающее сдвиг,

где σ=PF - при линейном напряженном состоянии.

Если плоскость N1 совпадает с плоскостью скольжения Sn в кристаллите Кn (угол φ=450), то кристаллит Кn деформируется пластически Кп+1 и в Кп−1 скольжения составляют с осью угол ϕ<450. В этих плоскостях касательные напряжения τn+1 и τn−1<τкр, следовательно кристаллиты Кп+1, Кп−1 деформируются упруго. Но малая внутрикристаллитная деформация в Кп−1 вызывает межкристаллитную, в результате чего напряжения в Кп уменьшится, а в Кп+1 и в Кп−1-увеличатся. Для деформации металла необходимо увеличить силу «Р». Это будет происходить до тех пор, пока напряжения во всех кристаллах не достигнут τкр, все кристаллы начнут пластически деформироваться, произойдет удлинение образца. Определим деформацию всего образца. Такая деформация является средней.

εср=l0−lКl0=Δll0.

Деформация εср не равна локальной деформации в каждом отдельном кристаллите.

Например: плоскость скольжения SK+1 в кристаллите Кп+1  после сдвига увеличит размер зерна в направлении оси Z, а вКп−1 размер зерна в том же направлении уменьшится. По сечению образца εZ в отдельных зернах изменяется от −8% до +24% (см. рис. 2, с.5), а εср для всего образца εср=7,3%. Различие εZi по сечению образца объясняется перераспределением напряжений в кристаллитах за счет взаимосвязи внутрикристаллитной и межкристаллитной деформации, а εср обусловлено совместной деформацией всех кристаллитов как системы.

Рисунок 2. Распределение частоты удлинений при растяжении плоского образца.

Вывод:

- Напряжение сдвига в поликристалле выше, чем в монокристалле.

Таблица 1. Изменение предела текучести при пластической деформации

| Металл | τкр, МПа | σS0, МПа | σSg∗, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| Алюминий | 0,6…1,0 | 15…300 | 100…500 |
| Цинк | 0,3…0,9 | 10…100 | 100…300 |
| Медь | 0,4…1,0 | 75…300 | 150…1000 |
| Железо | 1,5…2,9 | 150…500 | 350…2500 |

- Деформация поликристалла по всему объему неравномерна из-за различной ориентации плоскостей скольжения в зернах.

2. Изменение структуры металла при холодной пластической деформации

Рассмотрим поликристаллическое тело А0. Проведем равномерную деформацию с относительным удлинением в направлении оси Z, где деформация определится соотношением

εZ=ΔHH0.

При равномерной деформации, локальная деформация в отдельном зерне (К) εZ=εср - деформации всего тела. Это возможно при равноосности всех кристаллитов до деформации, т.к. при этом во всех зернах плоскости скольжения составляют угол ϕ0=450 с направлением приложения нагрузки.

После деформации сдвигом Кд вытягивается оставаясь внутри Мд, а угол ϕ0 д которого повернулись плоскости скольжения определяет направление главных деформаций.

Следовательно, в процессе пластической деформации кристаллиты приобретают удлиненную форму, вытягиваясь вдоль направления главной деформации, а плоскости скольжения, поворачиваясь в пространстве, получают преимущественную ориентировку в этом же направлении главных деформаций.

При пластической деформации различают волокнистую и текстурированную структуру, которая зависит от величины степени деформации.

Структура, которая характеризуется кристаллитами неравноосной формы, вытянутыми вдоль направления главных деформаций называется волокнистой.

Волокнистость появляется при деформациях 30÷50%. Она приводит к анизотропии св-в материала, т.е. к увеличению прочности и пластичности Ме в направлении главных деформаций и уменьшению в поперечном направлении.

Структура, которая характеризуется преимущественной ориентировкой кристаллографических осей называется текстурированной структурой или текстурой. Текстура появляется при степени деформации 60÷90%. При таких степенях деформации плоскости скольжения сильно поворачиваются (ϕд→0), а кристаллографические оси получают преимущественную ориентировку в направлении главных деформаций. Это приводит к различным видам брака при штамповке с большими степенями деформации.

Например: при вытяжке высоких цилиндрических стаканов по торцу изделия образуются «фестоны» (неравномерности на кромке). Из-за этого значительная часть кромки обрезается и удаляется в отход. ХПД приводит к существенному изменению структуры:

- При малых и умеренных степенях деформации (30…50%) исходная структура с равноосными кристаллитами преобразуется в волокнистую.

- При больших степенях деформации (60…70%) – в текстурированную структуру.

- Устранить волокнистую и текстурированную структуру можно термической обработкой.

Микроструктурный метод исследования конечной пластической деформации

Для исследования конечной пластической по изменяющейся структуре металла используется экспериментально-аналитический метод.

Микроструктурный метод

Сущность метода: определение деформированного состояния в зоне малого участка свободной поверхности или физического реза металлического тела, претерпевшего конечное пластическое формоизменение.

В районе этого участка изготавливается и обрабатывается микрошлиф. Производятся измерения размеров зерен до и после деформации. Микроструктурные измерения устанавливают взаимные смещения отдельных характерных (…) микрошлифа. (Например: расположенных на границах зерен).

Последующая мат. об-ка позволяет

- определить направления главных осей деформированного состояния частицы;

-  величины отдельных компонентов деформации и напряжения;

- вид и интенсивность н-д составляющих.

Преимущества метода в возможности определения деформированного состояния на малой (≈мм2) площади тела, что позволяет:

- оценить неравномерность деформации по всему объему;

- исследовать локальные деформации;

- определить возникновение деформации в зонах концентрации σ, τ;

- проанализировать влияние структуры и свойств зерен на текучесть и разрушение;

- влияние незначительных пласт. деф. на прочность изделий.

Недостаток: Большая трудоемкость (измерений и расчетных обработок).

Рисунок 3. Деформация поликристаллического кубического тела.

Исходное (а) и деформированное (б) состояние кристаллита К в поликристаллическом теле А.

А0 – тело до деформации; Ад – тело после деформации-εср;

М0 – элемент геом. подобен А0 с кристаллитом К0;

Мд – элемент геом. подобен Ад с кристаллитом Кд.

3.11. Механизм деформационного упрочнения поликристалла

В процессе деформации Ме происходит изменение их структуры:

- кристаллиты дробятся на блоки;

- образуется волокнистая структура и текстура.

Это приводит к затруднению движения дислокаций через монокристаллические зерна, из которых состоит деформируемое тело. В реальных Ме имеются барьеры для движения дислокаций и дефекты: а) дислокационные сетки, линии двойникования, где свободное движение дислокаций может происходить на небольших участках;

б) поверхности кристалла (окисленные или искаженные).

Рассмотрим зерно Кm поликристаллического деформированного тела (рис.1).

Рисунок 1. Схема деформации кристаллита, приводящая к упрочнению.

Допустим: в зерне Кm, в плоскости скольжения S1 действует источник дислокаций R1 (генератор дислокаций направляющихся к границе кристаллита). Т.к. граница является барьером, то дислокации останавливаются, образуя силовое поле τ, направленное против движения дислокаций. Плотность дислокаций в зерне Кm увеличивается, образуя ступеньку на его границе, вызывающую дислокации в соседних зернах (Кm-1, Кm+1) и деформацию зерна Кm. Поворот кристаллита Кm вызывает появление в нем новых плоскостей скольжения (S2), в которых τ→τкр. Это создает условия для возникновения новых источников дислокаций – R2 и т.д.

Движение дислокаций по системам взаимно пересекающихся плоскостей ║ S1 и S2 вызывает образование ячеистой дислокационной структуры. Она начинается у границ зерен там, где наибольшая плотность дислокаций. Начало образования ячеистой д.с. происходит при ε=5%. При этом образуются объемные сетки, у которых участки свободные от дислокаций имеют размер ≈3 мкм.

Образование ячеистой структуры приводит:

- к значительному сокращению длины свободного пробега дислокаций и увеличению интенсивности силовых полей, направленных против движения дислокаций. Это вызывает возрастание сопротивления деформации. Сопротивление деформированию – это величина удельного усилия, вызывающая пластическую деформацию при данных условиях нагружения и температурно-скоростных условиях. Следовательно, по мере деформирования кристалла и повышения плотности дислокаций сопротивление их движению увеличивается (σТ ↑). Это явление называется упрочнением.

Определим величину предела текучести материала (σТ) как функцию от плотности дислокаций (Р).

Предел текучести (σТ) материала определяется формулой

σТ=σТ0+αGbρ   (1) – вектор Бюргерса.

где σТ0 – предел текучести материала после отжига;

α – коэффициент упрочнения конкретного Ме;

G – модуль сдвига.

Плотность дислокаций – ρ связана с длиной ихсвободного пробега, который зависит от размера зерна или субзерна (ячейки) – d. Следовательно, ф-ла (1) может быть записана как формула Холла-Петча

σS=σТ0+Сd12   (2)

где σТ0, С – величины const для данного материала.

С – величина, не зависящая от t0C. Поэтому упрочнение зависит т размера зерна не зависимо от t0C.

Вывод: В исходном отожженном состоянии металы имеют малую плотность дислокаций и большой размер зерна и малы й (σТ).

В результате пластической деформации плотность дислокаций увеличивается, зерна дробятся на блоки, предел текучести возрастает (1,2) и происходит упрочнение Ме путем холодной пластической деформации.

  - Теловой эффект деформации

Работа пластической деформации определяется

Апл=Dσ⋅Dε,

где Dσ  Dε – девиаторы напряжений и деформаций характеризуют тело находящееся в пластическом состоянии.

Dσ=σX−σcpτXYτXZτYXσY−σcpτYZτZXτZYσZ−σcp;

Работа пластической деформации изменяет внутреннюю энергию кристалла. Это происходит потому, что деформация приводит к увеличению плотности дислокаций и образованию различных дефектов кристаллической решетки. В результате чего внутренняя энергия кристалла возрастает. Работа пластической деформации на:

1). Энергию искажения решетки переходит незначительная часть работы – Апл, новая часть переходит (2) в тепловую энергию.

Работа деформации, переходящая в тепло определяется через работу пластической деформации по формуле:

АТ=ηТ⋅АПЛ,

где ηТ – коэффициент выхода тепла.

Для чистых металлов ηТ=0,85…0,90.

Для сплавов ηТ=0,75…0,85.

Следовательно, так как большая часть (2/3) работы деформаций переходит в тепловую энергию, то температура тела в очаге деформации повышается.

3.13 Влияние температуры, скорости и степени деформации на сопротивление деформации

Истинное сопротивление деформации (σS) обусловлено влиянием:

- физико-химических свойств материала (фх);

- температуры деформации (Т);

- скорости ε и степени ε деформации

И характером изменения деформации во времени.

1. Влияние температуры на σS устанавливается на основании температурного закона Курнакова

σS=σпл⋅expmTпл−Т,      (1)

где σпл – сопротивление деформации, экстраполированное до Тпл;

m – константа, зависящая от фх свойств материала.

На значения σпл и m оказывает влияние состав сплава, степень и скорость деформации.

Зависимость σS от температуры, скорости и степени деформаций.

1 - ε=0,05с-1;       1---ε=10%

2 - ε=7,5с-1;        2---ε=20%

3 - ε=150с-1;       3---ε=30%

2. Зависимость σS от скорости деформации определяется соотношениями

σS=A+Clnεε0                    (2)

σS=В+Clnεε0n                   (3)

А, В, С, ε0, n – параметры, обусловленные физико-химическими свойствами металла и температуры.

Формула (2) описывает зависимость σS от ε0 при холодной и не полной холодной деформации. Формула (3) – при неполной горячей и горячей.

3. Обобщающие формулы, определяющих зависимость σS от t0C и ε имеет вид

σS=σδexpmTпл−Тεn⋅kε,                  (4)

где σS – сопротивление деформации при Т=Тпл,

ε=10−1;kε=1,

kε – коэффициент, учитывающий влияние степени деформации.

σS рассчитанное по формуле (4) справедливо при Т>0,65Тпл и 0,1<ε<0,7 (по Шофману Л.А.).

4. В общем виде    σS=σδ⋅kt⋅kε⋅kε      (5)

Коэффициенты, входящие в формулу (5) являются эмпирическими, получены экспериментально для различных сталей, медных и алюминиевых сплавов в справочнике «Механические свойства металлов и сплавов при обработке давлением» (Третьяков А.В., Зюдин В.И.).

3.14 Влияние деформационного упрочнения на характер деформации

Упрочнение оказывает влияние на:

- силовой режим;

- характер деформации.

1 случай – растяжение без упрочнения (идеальный случай).

Рассмотрим растяжение гладкого образца ( см рис.1).

Рисунок 1. Этапы растяжения стандартного образца

а) растяжение стандартного образца в одном слабом месте ( при отсутствии упрочнения; б) квазираномерная деформация путем последовательного образования многочисленных шеек; Образование последней шейки и разрушение.

Примем, что

F - площадь поперечного сечения образца изменяется в пределах -F0±ΔF- произвольно.

Изменение площади поперечного сечения по длине образца зависят от дефектов и неточности изготовления. Сопротивление деформации σS(Z) изменяется по длине в пределах ΔσS±ΔσS. Предел изменения σS зависит от различия в структуре и ориентации групп кристаллов. В образце вседа найдется слабое сечение, где σSz – min и FZ – min одновременно. В этом месте начнется деформация (начало образования «шейки» - рисунка), т.к. несущая способность FZ⋅σSZ наименьшая.

Площадь поперечного сечения образца в месте образования шейки

Fш=FZш−ΔFш.

где FZш - площадь поперечного сечения образца;

ΔFш - величина изменения площади.

Если отсутствует упрочнение при деформации, то несущая способность образца Fш⋅σSZш определяется: Р=Fш⋅σS(Zш) - несущая способность образца уменьшится и после удлинения на Δlш (критическая), образец разрушится с незначительным изменением длины.

2. 2 случай – растяжение образца с упрочнением

Если образец упрочняется.

В слабом сечении d1, уменьшение площади F(Z) сопровождается интенсивной пластической деформацией области примыкающей к сечению d1. Появляется деформационное упрочнение в сечении d1, что увеличит сопротивление деформации σS(Z1), следовательно, несущая способность Р=F(Z1)⋅σS(Z1)↑ - увеличится. Таких слабых сечений несколько (d2, d3…), в которых деформация локализуется (рис.1), т.к. σS↑ при уменьшении F и увеличении l на Δl. При этом очаг деформации последовательно переходит с d1 к d2 и т.д. Процесс повторяется Δl1+ Δl2+ Δl3…Локальное изменение в области слабого сечения приводит к образованию шейки в d1, d2...

Т.к. очаг деформации меняет место (d1, d2, d3), то деформация кажется равномерной (квазиравномерная). (Рис 1,б) и. д.

На этой стадии процесс растяжения образца описывается математической моделью вида.

Рр=F0⋅σS0(1−ψ)+AF0(1−ψ)⋅ψn,      (1)

где Рр – усилие растяжения;

σS0, А, n – константы металлов, определяемые по диаграмме;

ψ – относительное поперечное сужение образца;

В формуле (1) F0⋅σS0(1−ψ) - показывает закон уменьшения несущей способности образца при изменении F;

AF0(1−ψ)⋅ψn - показывает закон увеличения несущей способности образца при упрочнении. Поведение функции (1) зависит от постоянных σS0, А, n.

Анализ формулы (1):

- Если Рр возрастает, то слабое сечение интенсивно упрочняется, его несущая способность увеличивается, растяжение идет в условиях квазиравномерной деф-ции.

- Если Рр уменьшается, то процесс становится неустойчивым, т.е. упрочнение не может компенсировать снижение несущей способности при образовании шейки, в которой деформация локализуется и приводит к разрушении.

Например: для стали 20

σS0=375 МПа; n=0,57; А=568 МПа.

При ψ<0,20 функция (1) возрастает, достигая max при ψ=0,20, а затем убывает. Если Рр возрастает, то слабое сечение упрочняется, несущая способность увеличивается, растяжение идет в условиях квазиравномерной деформации. Если Рр уменьшается, то деформация локализуется в шейке и продолжается доразрушение. Т.к. упрочнение может компенсировать снижение σS⋅F, обусловленного образованием шейки.

Следовательно (анализ формулы):

- упрочнение меняет характер деформации, делая ее более равномерной, что используется при проектировании технологических процессов. (При вытяжке цилиндрического стакана интенсивное упрочнение приводит к уменьшению брака). Поэтому сложные детали с глубокой вытяжкой штампуют из сильно упрочняющихся сталей и сплавов цветных металлов.

3. Влияние деформации на физические и механические свойства металла

При холодной пластической деформации поликристалла:

- изменяется структура металла;

- повышается плотность дислокаций;

- увеличивается количество трехмерных дефектов.

Это приводит к изменению физических свойств деформируемых тел и их плотности, электрических и магнитных свойств, коррозионной стойкости металла, механических свойств.

3.15. Нагрев и разупрочнение деформированных металлов

Горячая пластическая деформация происходит при нагреве Ме до 0,7 Тпл. При этом механизме деформации усложняется явлениями возврата и рекристаллизации.

Горячая деформация сопровождается одновременно упрочнением и разупрочнением, связанным с повышением кинетической энергии атомов при нагреве.

В зависимости от преобладания упрочнения или разупрочнения различают деформацию:

- полухолодную;

- полугорячую;

- горячую.

До температуры 0,2Тпл для чистых Ме происходит ХПД. При температурах >0,2Тпл происходят процессы возврата и рекристаллизации. Возврат протекает во времени:

- с увеличением t0 скорость возврата увеличивается.

Возврат повышает сопротивление холодного Ме коррозии, резко уменьшает возможность самопроизвольного растрескивания (латунь). У некоторых Ме и сплавов (углеродистые стали) возможно явление старения, которое приводит к увеличению прочности и уменьшению пластичности.

Под возвратом понимают все процессы, проходящие в металлах до рекристаллизации, которые разделяются на: отдых и полигенизацию.

Возврат – это процесс упорядочения кристаллической решетки деформированных металлов при их нагреве и охлаждении, приводящей к изменению субструктуры металлов. При возврате упорядочение кристаллической решетки происходит в пределах субзерен и не вызывает структурных изменений. Механические свойства деформированных металлов изменяются не значительно.

Нагрев деформированного металла до t=0,2Tпл, выдержка и последующее охлаждение приводят к отдыху.

При отдыхе:

- уменьшается кол-во точечных дефектов;

- концентрация избыточных вакансий приходит к равновесной и т.д.

В процессе отдыха происходят несущественные изменения, связанные с упорядочением решетке. Заметно изменяются только физические свойства (электропроводность), которые зависят от концентрации точечных дефектов.

Нагрев Ме до 0,2Tпл<t0<0,3Tпл с выдержкой и охлаждением приводит к полигонизациии. При нагреве дислокации приобретают высокую подвижность и образуют устойчивые конфигурации (стенки дислокаций). Структура Ме ( его субструктура) существенно изменяется:

- снижается концентраций вакансий и плотность дислокаций;

- дислокации выстраиваются в стенке и образуют субграницы;

- формируются области почти свободные от дислокаций.

Это приводит  к существенному физических и механических св-в:

- снижаются твердость и σТ;

- повышается пластичность;

- уменьшается электрическое сопротивление.

Дислокации одного знака движимые упругим взаимодействием, образуют границы (стенки),  плоскости скольжения и не обладающие дальнодействующими полями напряжений. Области кристалла отделенные этими границами образуют блоки или полигоны.

Рисунок 2. Схема распределения дислокаций в изогнутом металле:

а) до полионизации; б) после полионизации

Рекристаллизация

Рекристаллизация – это процесс образования новых равноосных зерен вместо ориентированной волокнистой структуры деформированного металла. Рекристаллизация начинается при Т=0,4пл. В процессе рекристаллизации облегчается диффузия атомов, как внутри кристаллитов, так и по границам зерен, что способствует уменьшению химической неоднородности зерен и снятию повреждений, возникающим по границам зерен в результате межкристаллитной деф-ции. В результате рекристаллизации формируются новые зерна, возникают новые центры кристаллизации, вокруг которых происходит новая кристаллизация в твердом состоянии. Новые зерна имеют свою кристаллографическую ориентировку. В результате, в металлах не остается деформированных зерен.

Рекристаллизация:

- снимает нахлеп (упрочнение);

- в Ме восстанавливаются физ. и мех. св-ва;

- повышается пластичность и падает сопротивление деф-ции.

Остается – волокнистость Ме, вызванная растяжением межзеренного вещества предшествующей деформацией. С увеличением t0С скорость кристаллизации растет. Она проходит в процессе ГД. Если Ме деформировался в холодном состоянии, то для осуществления рекристаллизации проводится рекристаллизационный отжиг (для Fe t0=4500÷6500).

Рисунок 3. Изменение механических свойств холоднодеформированного Ме от T0C. (Трек. – температура начала рекристаллизации).

При достижении t0 начала рекристаллизации свойства деформированного Ме резко изменяются. Прочность падает, пластичность увеличивается.

Особенности процесса рекристаллизации:

- возможна лишь в деформированном Ме;

- начинается только после достижения определенной степени деформации ( для стали 4-10%), т.е. порога рекристаллизации;

- величина зерна рекристаллизованных Ме зависит от ε и не зависит от знака σ.

Рекристаллизация бывает:

- первичная;

- вторичная и собирательная.

Первичная рекристаллизация происходит:

- в процессе горячего деформирования;

- рекристаллизации отжига после холодного деформирования.

Собирательная некристал.

Наступает после первичной (когда выросшие центры рекристаллизации соединяются). Происходит укрупнение одних зерен за счет других.

Приводит за счет уменьшения поверхности границ зерен, уменьшается поверхностная энергия зерен.

Вторичная

- после первичной, при последующем нагреве до более ↑t0.

Сопровождается ростом «вторичных» центров.

Особенность: наличие групп зерен резко различных размеров.

Приводит к образованию текстуры более четкой, чем текстура деф-ции. Так как размер зерна деформированного Ме определяет качество готового изделия, назначение технологического режима обработки с учетом получения определенного размера зерна. Для этого используют диаграммы рекристаллизации

Рисунок 4. Диаграмма рекристаллизации.

ε1 – порог рекристаллизации; ε1 – ε2 – интервал критических степеней ε;

заштрихованная область определяет критические степени деформации при которых получаются крупные зерна.

Вывод по диаграмме:

- Чем ↑ t, тем> размер зерна при одинаковых ε.

- Высокие температуры окончания пластической деформации приводят к крупнозернистой структуре.

- порог рекристаллизации уменьшается при повышении t0 деформации. При высоких t0-рах для начала рекристаллизации нужна < деформация, чем при низких.

Вывод: В зависимости от природы Металла. Степени предшествующей деформации, t0 и продолжительность нагрева разупрочняющие процессы (возврат и рекристаллизация) могут приводить к значительным изменениям структуры, механических и физических свойств. Эти процессы происходят в процессе нагрева и выдержки при заданной t0, а фиксируются после охлаждения разупрочненного Ме до комнатной t0.

Тема 4: Основные законы пластической деформации

4.1. Закон наименьшего сопротивления

Любая материальная частица деформируемого тела, имеющая несколько кинематически возможных направлений перемещения, движется в направлении наименьшего сопротивления.

Следствием закона является принцип min полной энергии деформации, которая используется в энергетических и вариационных методах решения задач. Примером реализующим закон наименьшего сопротивления является образование заусенца при штамповке в открытом штампе (рис.1).

Рисунок 1. Штамповка в открытом штампе. Образование заусенца: а) зазор между верхней и нижней части штампа.

Заполнение верхних (1) и нижних (2) углов штампа начинается, когда σS в облое становится больше σS в металле нах-ся в полости штампа.

В случае осадки заготовки на плоских бойках при μ>0, перемещение частиц в плоскости ║ плоскости бойков происходит по кратчайшей нормали к контуру внешнему или внутреннему. Следовательно, перемещения частиц в различных направлениях обратно пропорциональны сопротивлениям перемещению, а последние пропорциональны квадрату расстояния частицы от контура.

По принципу Зибеля, максимальную конечную деформацию тело получит в тех напряжениях, по которым будет передвигаться наибольшее количество точек.

Рассмотрим осадку призматической заготовки (рис.2).

Рисунок 2. Этапы преобразования контура призматической заготовки при осадке на плоских бойках (а)- первый; (б)-второй этап; - исходный контур; -- контур после этапа деформации; -»- линия раздела течения; → направление наименьшего сопротивления.

Выделим в сечении заготовки или на поверхности материальную частицу К, кинематически возможные перемещения которых Ux и Uy. Но т.к. (∙)К лежит ближе к контурной линии ВС, чем к ВА, согласно закону наименьшего сопротивления, действительным перемещением является Ux/

Все точки лежащие правее ВМ будут перемещаться по направлению нормали к ВС, а левее – к АВ. Следовательно, линия ВМ – линия раздела течения. Т.о. основание разбивается на 4 зоны, в пределах которых перемещения одинаковые по направлению и знаку.

При значительной деформации прямоугольный контур заготовки преобразуется в эллипс. Это принцип наименьшего периметра. Этот принцип соблюдается при большом влиянии сил трения μ→0,5, τК=К.

При μτК=0 контур исходной заготовки преобразуется в геометрически подобный. Из закона наименьшего сопротивления вытекает принцип минимума полной энергии деформации (энергетический, вариационный метод). Действительная форма равновесия тела отличается от всех возможных форм тем, что сообщает полной энергии min значения.

Например: Рассмотрим осадку цилиндрической заготовки на плитах с отверстием (осадка в кольцах) рис. 3 а, б, в.

Рисунок 3. Схема осадки цилиндрической заготовки на плитах с отверстиями: а)- нестесненная деформация с двумя степенями свободы течения; б) и в)- стесненная деформация с одной степенью свободы течения.

Сообщим заготовке осадку Δh. Рассмотрим 3 случая.

1 случай (а) – когда отверстия в плитах сквозные. Тогда точки А, В и С имеют перемещения +Ur или –Ur. Т.е. часть металла перемещается от центра к перифирии (UrA>0), а часть наоборот (UrC). Деформация в том случае характеризуется 2-мя степенями свободы.

Материальные частицы, для которых Ur=0 (∙В) образуют поверхность, называемую поверхностью раздела течения. Для осадки в кольцах эта поверхность цилиндрическая диаметром Dρ.

Рассмотрим 2 случай (б) – когда отверстие в плитах глухое. Деформация характеризуется одной степенью свободы. Кинематически возможные перемещения для всех частиц А, В, С – от центра к периферии UrА,В,С>0.

В 3-ем случае (в) – ограничения перемещению с боковой поверхности – перемещения от периферии к центру UrА,В,С<0.

В схеме а) с двумя степенями свободы перемещение частицы А – это направление наименьшего сопротивления, аналогично в схеме б) т.к. здесь точка А имеет кратчайшее расстояние свободной поверхности. В схеме в) перемещение UrА<0 не является направлением наименьшего сопротивления. При деформации по схеме б) и в) на перемещения Δh затрачивается большая работа и большее усилие, чем в схеме а) т.к. точки имеют одну степень перемещения и процесс не имеет раздела течения. Следовательно, уменьшение степеней свободы перемещения увеличивает работу деформации. На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что силовой режим с характером формоизменения связан функцией вида

Ад=f(Dρ),                  (1)

где Ад – работа внешней деформирующей силы на перемещении Δh.

Исследуя функцию (1) на экстремум, можно определить Dρ соответствующий min Ад.

При разработке технологических процессов используется закон наименьшего сопротивления, например:

- для получения круглых в плане поковок ковкой или штамповкой, с применением предварительной осадки, в качестве исходной заготовки можно применять прокат как круглого так и квадратного сечения.

- при протяжке для повышения эффективности вытяжки необходимо ограничивать подачу, т.е. укоротить очаг деформации.

4.3 Неравномерность деформации в процессах ОМД

В реальных полукристаллических телах деформация всегда неравномерна из-за того, что в каждом зерне (кристаллите) плоскости и направления скольжения ориентированы по-разному. Но, если деформируемый объем геометрически значительно больше объема отдельных кристаллитов, то квазиравномерную пластическую деформацию принимают равномерной. Равномерной называется пластическая деформация, показатели которой не зависят от координат. Интенсивность деформаций εi, определяемая по формуле εi=23εx−εy2+εy−εz2+εz−εx2+32γxy2+γyz2+γzx2 не зависит от выбора координат. Она постоянна по всему объему деформируемого тела. Пример равномерной деформации – осадка цилиндрической заготовки на плоских бойках при отсутствии трения. Для этого процесса все показатели не по всему объему заготовки одинаковы. Большинство процессов ОМД характеризуется неравномерностью деформации. На неравномерность деформации оказывают влияние:

1. Геометрические факторы;

2. Физические факторы.

1. Геометрические факторы.

а) в процессах ОШ.

Рассмотрим влияние геометрических факторов на примере поперечной осадки цилиндрической заготовки диаметром D. Определим неравномерность абсолютной деформации - ΔН=Н0−НК.

Рисунок 1. Поперечная осадка цилиндра.

Так как заготовки имеют форму отличную от формы инструмента, то абсолютная деформация в различных вертикальных сечениях неодинакова. В сечении А1-А2 – деформация в направлении оси Z  max. В окрестностях (∙)В – деформация отсутствует. Не одинаковая в этом случае и относительная деформация - ε=ΔHH0.

Кроме разницы абсолютной деформации, в процессах ОМД могут быть различны только относительная деформация при одинаковой абсолютной  деформации или (рис.2). Например: осадка на конусных бойках, безоблойная штамповка

Рисунок 2. Осадка на конусных бойках: 1,2 – верхний и нижний бойки; 3 – заготовка.

При осадке на конусных бойках форма заготовки соответствует форме инструмента, т.к. в этом случае заготовка перед деформацией имеет центральное коническое отверстие. Абсолютная деформация во всех вертикальных сечениях одинаковая. Но относительная деформация неравномерна из-за особенности формы бойков, хотя заготовка во всех вертикальных сечениях  получает одинаковое обжатие Δh.

По радиусу заготовки относительная деформация  тоже является переменной.

б) в процесса ЛШ.

В процессах листовой штамповки (например при пластическом изгибе), волокна получают различную деформацию не только по величине, но и по знаку.

При разделительных операциях – вырубка – пробивка.

Очаг деформации охватывает узкую область вблизи режущих кромок инструмента, а интенсивность деформации имеет высокое значение на его границе и  приводит к разрушению заготовки.

2. Физические факторы

Рассмотрим осадку цилиндрической заготовки на плоских шероховатых бойках, когда τК=К (μ=0) – контактное трение. Форма заготовки соответствует форме инструмента.

Рисунок 3. Осадка цилиндрической заготовки на плоских бойках.

Все вертикальные сечения заготовки получают одинаковые абсолютные и относительные деформации (εН=ΔНН0; где εН=εср - для всей заготовки). Но и в этом случае деформация по сечению тоже неравномерна:

вблизи торцев (∙1) локальная относительная деформация

εZ=∂UZ∂Z<εcp=εH;

где Uz−перемещение точки в направлении оси  Z

в средней части (∙2) локальная относительная деформация

εZ=∂UZ∂Z>εcp=εH,

где εср – средняя деформация по объему. Кроме того, в радиальном направлении точки 1,2 тоже имеют разную относительную деформацию -  εr.

Неравномерность деформации объясняется наличием трения на контактной при ХПД поверхности изменяющем схему напряженного состояния по сечению в результате чего приконтактные слои не переходят в 1-ое предельное (перход от упругой деформации к пластической) состояние и деформируются незначительно.

При деформации с нагревом неравномерность деформации оказывает влияние подстуживание торцев.

4.4. Количественная оценка неравномерности деформаций

1. Количественная оценка неравномерности деформаций производится по коэффициенту неравномерности деформаций

kH=εЛεср,

где εЛ – относительная локальная деформация, εЛ=Δаа;

εср – относительная средняя деформация, εср=ΔАА;

А – габаритный размер заготовки (ширина, длина, высота);

а – база координатной сетки (толщина, шаг винта);

ΔА,Δа – приращение соответствующих размеров.

Например: Рассмотрим осадку цилиндрического образца при μ>0.

Рисунок 1. Изменение показателя относительной локальной деформации по высоте

Рассмотрим осадку между параллельными плитами. Коэффиицент неравномерности деформации изменяется по высоте:

- сечение, прилегающее к торцам – область затрудненной деформации;

0<KH<1

- средняя часть между сечениями В-В и С-С – область интенсивной деформации.

1<KH<2

Изменение εЛ, по высоте заготовки представлено в виде графика на рисунке 1   Количественную оценку неравномерности деформации производят по градиенту неравномерной деформации. Для этого по координатной сетке определяется εЛ=Δаа в вертикальном сечении образца. Строится график изменения локальной деформации по высоте заготовки, выбирается координата, например точка А, и.через tg угла наклона кривой εА=f(K) к оси К (рис.1) – например tgαA в точке А (на рис. к оси Z). определяется

ГН=∂εЛ∂К

где: К – координата, вдоль которой исследуется деформация (К=x, y, z,r,Q);

4.5. Закон неравномерности деформации и дополнительных напряжений.

Неравномерность деформации при ОМД обуславливает неодинаковое необратимое изменение размеров отдельных элементов тела. Она приводит к возникновению дополнительных напряжений.

Рассмотрим 2 части тела, разделенные поверхностью m-n, содержащие 2 элемента А и В.

Рисунок 1. Механизм возникновения дополнительных σ при неравномерной ε элементов А и В.

а – исходное состояние;

б – деформированное состояние при наличии физического раздела между элементами А и В по поверхности m-n;

в – силовое воздействие элементов друг на друга;

г – деформированное  состояние элементов А и В, условно вычисленных в сп. теле

При обособленном изменении раз-в эл-в А, В – элементы 1 и 2 приняли бы вид 1б.

Но т.к. при деформации соблюдается условие сплошности и однородности, то частицы элемента А(−К') взаимодействуют с частицами элемента В(−К''). Элемент В передает на элемент А силы и наоборот, стремящиеся увеличить, или уменьшить деформацию элементов. Частицы К' и К'' при совместной деформации получают перемещение>чем К', но меньше чем К''. Получаем рис. 1г.

Следовательно, в теле на границе элементов, деформирующихся с разной интенсивностью, возникает градиент неравномерной деформации σН, приводящей к взаимно уравновешивающимся внутренним напряжениям σDА и σDВ.

σDА и σDВ – называется дополнительными напряжениями. Дополнительные напряжения возникают под нагрузкой и исчезают после ее снятия. Дополнительные напряжения не зависят от схемы напряженного состояния, определяемой действием внешних сил и тензором ТБ – это положение характеризует закон неравномерности деформаций и дополнительных напряжений.

В процессе ОМД в связи с неравномерным распределением напряжений и деформаций отдельные слои и элементы тела, стремящиеся к большому изменению раз-в против среднего, передают слоям и элементам, стремящиеся к меньшему изменению раз-в, силы такого знака, которые увеличивают изменение раз-в, а слои и элементы, стремящиеся к меньшему изменению раз-в, передают слоям и эл-ам, стремящимся к большему изм-ю раз-в, силы такого знака, которые уменьшают изменение раз-в.

При этом, внутри тела возникают дополнительные σ – σ I, II, III рода.

Дополнительные и остаточные напряжения (рис. а,б, в, г).

σ первого рода – это макроскопические зональные σ, охватывающие целые области деформируемого тела и имеющие ориентацию, вязанную с его формой. (Это дополнительные σ, которые возникают при взаимодействии макроскопических элементов а, В.

σ второго рода – возникают в кристаллитах или в группах кристаллитов деформируемого тела при взаимодействии микроскопических элементов А и В. Не имеют преимущ. Ориентации.

σ третьего рода – возникают при взаимодействии субмикроскопических элементов деформируемого тела (блоков мозаики, дислокаций…). Их ориентация связана с направлением кристаллографических осей зерен, т.е. с текстурой.

Остаточными называются σ, которые возникают из-за неравномерности пластической деформации и остаются в теле после снятия внешних сил или устранения других причин, обусловивших неравномерную пластическую деформацию. (при ГОШ с малой V остаточные σ почти полностью снимаются благодаря кристаллизации. При ХЛД – остаточные σ соизмеримы с дополнительными. Остаточные σ, которые приводят к ухудшению служебных свойств изделий и резко снижают:

- короззионную стойкость;

- ударную вязкость;

- предел выносливости;

- приводят к короблению изделий.

Вместе с σ возникающими от внешних сил, остаточные σ могут привести к разрушению тела под нагрузкой значительно < расчетной. В этом случае разрушение Мо произойти без внешней нагрузки (от действия неравномерного температурного поля).

Принцип подобия

Принцип подобия дает возможность по испытанию модели определить необходимые параметры для осуществления процесса деформирования реальных объектов.

Если осуществлять в подобных условиях одинаковые процессы пластического деформирования геометрически подобных тел из одинакового материала, то

1. необходимые удельные усилия деформирования будут равны между собой;

2. отношение полных усилий деформирования будет равно квадрату;

3. отношение затрачиваемых работ – кубу отношений соответствующих линейных размеров.

Геометрическое подобие:

- Деформируемые тела д.б. геометрически подобны, т.е.

lHlM=aHaM=hHhM=n                    (1),

где lK, aK, hk – длина, ширина, высота натуры (н) и модели (к).

n – масштаб моделирования или константа подобия.

С увеличением n отношение FV у натуры уменьшается обратно пропорционально n.

где F, V – поверхность и объем натуры.

Формы рабочих частей инструмента для деформирования натуры и модели д.б. геометрически подобно, а отношения их соответствующих размеров=n.

Физическое подобие:

Степени деформации ε модели и натуры в сравниваемые моменты д.б. одинаковы

εМ=εН                         (2),

что соответствует одинаковому упрочнению и разупрочнению.

Условия трения между соответствующими контактными поверхностями инструмента и заготовки д.б. одинаковыми. При условии:

Д.б. одинаковыми: t0КМ=t0КН – для контактной поверхностей.

VCM=VCH – скорости скольжения.

VM=VC – скорость деформирования.                (3)

εМ=nεН - скорость деформации.

tM=1ntH - время деформирования.

Подобие условий пластических деформаций включает геометрическое и физическое подобие.

Физическое подобие включает  следующие требования:

- Физические (хим. состав, фазовое состояние, микро- и макро-структура) и механические св-ва модели и натуры д.б. одинаковы в исходном состоянии и в любой момент деформации.

- Температурный режимы деформации модели и натуры д.б. тождественны на протяжении всего процесса деформации.

- Скорости и степени деформации модели и натуры д.б. одинаковы.

- Трение на контактных поверхностях модели и натуры д.б. идентичном.

- Модель натура д.б. физически подобны.

Для физического подобия д.б.

tM=tH – длительность процесса деформирования.

εМ=εН - скорости деформации     (4).

VM=1nVH - скорость деформирования.

Должно соблюдаться  тепловое подобие при следующих условиях

tM=1n2⋅tH

εМ=n2⋅εН

VM=n⋅VH

Одновременное соблюдение подобия трения и физического подобия невозможно, т.к. они требуют разных условий 3≠4≠5.

Точное моделирование процессов пластической деформации невозможно.

При ХПД – вследствие незначительного влияния скорости деформации условия физического подобия ≈ выполняются.

При ГПД, а также при деформировании с высокими скоростями возможно только приближенное моделирование.

Погрешность, вносимая при невыполнении каких-либо требований физического подобия учитывается коэффициентом несоответствия.

Например: - различие в скоростях деформации учитывается с помощью скоростного коэффициента ηε

РН=ηεРМ,

где РН, РМ – усилие деформирования;

- различие в условиях теплоотдачи и температура, конца деформации с помощью масштабного коэффициента φМ

РН=ϕМРМ.

- Коэффициенты ηε и φМ определяется экспериментально и приведены в справочниках.

Тема 6. Исследование напряженно-деформированного состояния экспериментальными методами

Неравномерность деформаций вызывает неравномерность механических и физических свойств изделий, сопровождается возникновением дополнительных и остаточных напряжений, служит причиной образования брака.

6.1. Дополнительные и остаточные напряжения

При пластическом формоизменении в условиях неравномерной деформации в теле возникают дополнительные напряжения и остаточные.

Дополнительные напряжения бывают 1-го и 2-го и 3-го рода.

Дополнительные напряжения 1-го рода – это микроскопические зональные напряжения, охватывающие целые области деформируемого тела и имеющие ориентацию, связанную с его формой.

Напряжениями 2-го рода называются дополнительные напряжения, которые возникают при взаимодействии микроскопических элементов (кристаллитов или групп кристаллитов), составляющих незначительную часть деформируемого тела.

Напряжения 3-го рода возникают при взаимодействии субмикроскопических элементов деформируемого тела: блоков мозаики, дислокаций. Их ориентация связана с направлением кристаллографических осей.

Появление дополнительных напряжений 2-го и 3-го рода сопутствует любому виду пластического формоизменения тела.

Дополнительные напряжения 1-го рода возникают, когда деформация тела неравномерна в геометрическом отношении.

Остаточные напряжения, возникающие из-за неравномерности пластических деформаций. Они остаются в теле после снятия внешних нагрузок или устранения других причин, обуславливающих неравномерную пластическую деформацию.

При ГО давлении с малой скоростью остаточные напряжения практически полностью снимаются вследствие рекристаллизации.

ХД сопровождается остаточными деформациями аналогичными дополнительным.

Остаточные и дополнительные напряжения

- резко снижают коррозионную стойкость;

- снижают пластичность;

- снижают ударную вязкость и предел выносливости;

- вызывают коробление изделий;

- складываясь с напряжениями от внешних сил, могут привести к разрушению тела под нагрузкой меньше расчетной;

- возможны разрушения тела под действием остаточных напряжений в ненагруженном состоянии, при неравномерном температурном поле.

Следовательно, оценка неравномерности деформаций – важная задача ОМД. Для этого используют метод координатных сеток.

Анализ неравномерности деформаций методом координатных сеток

Координатная сетка обозначает не только систему рисок или других меток, нанесенных на плоскости, но и пространственные системы винтов, штифтов, реек и т.д.

По способу объяснения экспериментальной информации они делятся на 2 группы:

- 1 группа – это методы использующие соотношения деформационной теории пластичности;

- 2 группа – основана на теории пластического течения.

С помощью метода координатных сеток определяются и исследуются:

- конечные деформации;

- скорости деформаций;

- скорость течения для исследования кинематически установившихся процессов пластического формоизменения.

Анализ конечных деформаций

Рассмотрим случай нанесения координатной сетки на плоскость действия главных деформаций. Такое условие возможно реализовать, если направления главных деформаций известны и не изменяются в процессе деформирования. В этом случае круг, вписанный в квадратную ячейку сетки, преобразуется в эллипс, а сама ячейка – в прямоугольник.

Тогда главные деформации определяются по формулам:

ε1=lnr1r0;ε2=lnr2r0,

где r0, r1 и r2 – радиус круга и главные полуоси эллипса.

Если деформация ячейки сопровождается сдвигом, то квадрат превращается в параллелограмм, а главные полуоси эллипса определяются через размеры ячейки а1 и b1 – после деформации.

Направление наибольших главных деформаций определяется tgϕ=fα. Следовательно, для исследования процесса для каждой ячейки необходимо провести 3 измерения:

- 2 линейных и 1 угловое.

Рисунок 1. Преобразование исходной координатной сетки в деформированную при исследовании конечной деформации

Используемые координатные сетки аналогичны сеткам, используемым в визиопластическом методе.

Сущность метода

В процессе деформации исходная координатная сетка искажается.

1. Рассмотрим окрестность произвольно выбранной точки М.

В исходном, недерформированном состоянии она занимает положение М0, после деформации – Мд.

Окружность превращается в эллипс с осями ST, QR, а квадрат – в четырехугольник.

Измерение оси эллипса аmax, аmin вычисляются значение главных деформаций

ε1=εmax=amax−a0a0;ε2=εmin=amin−a0a0,

а по углу φ – направления главных осей деформации.

2. Для описания деформированного состояния необходимо знать компоненты тензоров

Тε=εx012γxz00012γzx0εz или Тε=εr012γrz0εQ012γzr0εz

для плоского                         осесимметричного.

Для этого используется ортогональная точка. Измерив А0С0, АдСд и угол β можно вычислить (при плоской деформации).

εx=1A0C0AдСдcosα−A0C0;εя=1В0D0BдDдcosβ−B0D0;γxz=α+β

Метод координатных сеток позволяет получить детальную количественную характеристику деформированного состояния.

При анализе немонотонно протекающих процессов рассматривается поэтапная деформация. Таким образом, например, является штамповка в открытом штампе.

Рисунок 2. Схема немонотонного процесса деформации:

а)– с двумя степенями свободы течения;

б)– с одной степенью свободы течения и изменением направления течения в

области r<Rp – после заполнения ступицы.

В начале процесса (рис.2а), для центральной части, (∙)А, εr<0, а εZ>0 окружность преобразуется в эллипс, большая ось которой располагается вертикально.

После заполнения ступицы для (∙)А εr>0, а εZ<0 эллипс вначале преобразуется в окружность, а затем в эллипс с гл. осью расположенной горизонтально. Следовательно, в таких случаях процесс разбивается на 2 стадии, наносятся 2 координатной сетки и дважды анализируется деформированное состояние.

Определение скоростей деформации

Рассмотри осесимметричную задачу.

Координатная сетка располагается в плоскости симметрии. Одна из систем линий должна совпадать с направлением течения металла. Тогда в случае стационарного процесса такие линии (l) совпадают с линиями тока. Компоненты деформаций определяются по формулам.

εx=lna1a0;εα=b1b0.

6.4. Микроструктурный метод (Смирнова-Аляева В.А.)

Процесс пластического формоизменения сопровождается неоднородностью деформации по объему, что приводит к различной по величине и направлению деформации отдельных зерен.

Основание для развития метода

I этап развития метода

Оценка деформированного состояния определялась следующим образом:

- В окрестностях рассматриваемой точки свободной поверхности тела делами микрошлиф, которую анализировали до и после деформации.

- В начальном состоянии – выбирали ряд характерных точек и измеряли ρ0 – расстояния между различными парами диаметрально расположенных точек.

- Затем замеряли расстояния ρ для этих же точек после деформации (рис.1)

Рисунок 1. Схема измерения расстояний между характерными точками микрошлифа

- Отношения ρρ0=f(Q).

- Направления координатных осей связывали с формой образца.

Т.к. согласно теории конечных деформаций, для плоской задачи, при деформации круг превращается в эллипс, то отношение ρρ0 описывали по синусоидальному закону

ρρ02=а1⋅sin2Q+a2⋅cos2Q+a3,    (1)

где а1, а2, а3 – коэффициенты уравнения эллипса.

На основании анализа экспериментов было определено, что величина прямолинейного отрезка, на котором укладывается определенное количество зерен (6÷10), статистически не зависит от направления отрезка и его местоположения.

II этап развития метода

Методика проведения эксперимента.

- Определяют ρ0 по микроструктуре недеформированного металла в любом месте сечения.

- Изготавливают фотографии микроструктуры деформированного металла.

- Через исследуемую точку проводят отрезки с угловым шагом=300 (либо 10÷150).

- Измеряют длину отрезков ρi вдоль радиусов, на котором укладывается 10 зерен.

- По формулам (1) вычисляют коэффициенты уравнения эллипса.

- Определяют величины главных деформаций

ε1=−lnρ0ρmin;ε2=−lnρ0ρmax;ε3=−ε1+ε2                         (3)

7. По результатам строят график

N – число границ зерен, кот. Пересекает фиксированный радиус;

N0 – среднестатическое число границ зерен соответств.

- - Расчетные данные;

о – результаты обработки микроструктуры.

Заключение:

Для получения более точных результатов необходимо

- до деформации иметь равновесную однородную структуру, для которой ρ0-const;

- использование усредненной величины ρ0 дает хорошие результаты при ε=10÷70%;

при деформациях>70%  появление текстуры затрудняет определение границ зерен, а при ε<10% снижается точность.

III этап развития метода

- На фото микроструктуры накладывается трафарет.

- Подсчитывается число N границ зерен, которые пересекает фиксированный радиус.

Отношение среднестатического числа N0 границ зерен, соответствующего ρ0, к N аналогично отношению ρ0ρ.

Следовательно, операция измерения длины заменяется подсчетом точек пересечения.

Для суждения о разбросе экспериментальных точек строится сглаженная кривая зависимости ρ02ρ2 от угла Q по координатам, вычисленным по формуле (5).

Определив величины ε1, ε2, и ε3 определяем интенсивность и вид деформированного состояния

εi=23ε1−ε22+ε2−ε32+ε3−ε12νε=2ε2−ε1−ε3ε1−ε3.

Преимущества микроструктурного метода:

- Можно определить деформированное состояние на весьма малой (1 мм2) площади металлического тела. Это важно, вследствие неравномерности протекания пластической деформации.

- Дает возможность судить о напряженности состоянии тела по деформированному (при условии монотонности протекания процесса).

- По характеру и интенсивности деформации возможно проанализировать причины отношения ряда явлений от принципов классич. механики сп. сред (влияние особенностей структуры и св-в зерен, отдельных фазовых составляющих на текучесть и разрушение, влияние концентрации σ , приемлемости при расчетах на прочность некачественных пластических деформаций).

Недостатки:

- Относительная трудоемкость измерений и расчетов для одного микрошлифа.

6.5. Метод определения напряжения по распределению твердости (МРТ)

Основные положения

При ХПД металла изменения физико-химических свойств обуславливает изменение твердости.

Зная связь между величиной твердости и соответствующими механическими характеристиками металла можно определить напряженно- деформированное состояние на любой стадии формоизменения.

Измерение твердости производят:

- Методом Бринелля.

- Методом Роквелла.

- Методом Вискерса.

Наиболее приемлем метод Вискерса, т.к. обеспечивает минимальную пластическую зону вокруг отпечатка. Это позволяет проводить большое количество замеров на небольшой площади. Число твердости определяется отношением

НV=PS,                     (1)

где S – площадь боковой поверхности отпечатка;

Р – нагрузка.

Основные требования методики исследования

- размер диагонали отпечатка д.б. больше размера отдельных структурных составляющих металла;

- исследуемая поверхность д.б. полированной;

- толщина образца д.б. больше диагонали отпечатка;

- расстояние между центрами отпечатков д.б. в 2,5 раза больше длины их диагонали.

МРТ может быть использован для изучения внутренних объемов и нагруженных поверхностей.

Для проведения эксперимента:

- по предварительным экспериментам строят тарировочную зависимость σi−HV−εi (рис.1);

Рисунок 1. Тарировочные кривые для стали ТХ18Н9Т (1). Сталь 20 (2) и меди (3).

- измеряют твердость в различных точках поверхности;

- результаты измерений наносят на чертеж поверхности и соединяют плавной кривой точки с одинаковой величиной твердости;

- Значения σi и εi, соответствующие каждой точке, находят из тарировочного графика;

- используя уравнения равновесия и определение интенсивности напряжений, получают компоненты напряженно-деформированного состояния.

Методика исследования МРТ

Для определения зависимости между HV и σi, εi проводят испытания на растяжение и сжатие.

Для построения тарировочных графиков σi, и εi, при растяжении или сжатии, определяют по формулам

εi=lnll0;σi=PF                  (2).

где l, l0 – конечная и начальная длина образца;

Р – усилие деформирования;

F – площадь поперечного сечения образца.

1. Для этого делают образцы с торцевыми выточками, осаживают их до различной степени деформации.

2. В процессе осадки фиксируют усилие деформирования и по фактической площади поперечного сечения образца рассчитывают σi.

3. После испытаний измеряют HV всех осаженных образцов.

4. Методом наименьших квадратов строят тарировочную кривую.

Определение деформации

В сл. плоской деформации (когда εZ=0) величины главных деформаций определяются по формулам

ε1=−ε3=32εi            (3),

где εi – определяется по тарифным графикам.

Направления ε1 и ε3 определяются дополнительно (например, вдоль осей симметрии они известны или определены каким-либо методом – методом хрупких покрытий – экстрим).

В сл. осесимметричной задачи (когда вдоль оси симметрии γ=0, а

εr=εϕ=±εi2                    (4)

где 34εi2=εr2+εϕ2+εr⋅εϕ      (5)

а ∂εϕ∂r=εr−εϕr                      (6)

На боковой поверхности

εϕ=lnRR0,

где R0, R – радиусы тела до и после деформации.

Тогда εr можно определить из (5).

Определение напряжений

Для сл. плоскостей деформаций σi определяют путем измерения твердости (1), а компоненты напряженного состояния σx, σy, τxy путем совместного решения интенсивных напряжений и уравнений равновесия

σx−σy2−4τxy2=43σi2           (7)

∂σx∂x+∂τxy∂y=0                             (8)

Для осесимметричных задач

σr2+σϕ2−σr⋅σϕ=σi2                         (7а)

dσrdr+σr−σϕr=0                            (8а)