Тема 3: Методы теоретического анализа процессов ОМД.

Все виды исследования процессов ОМД делятся на 3 класса:

1 – аналитические;

2 – экспериментальные;

3 – экспериментально-аналитические.

Технологические  процессы ОД можно совершенствовать используя два различных подхода: экспериментальный и теоретический. Так как  экспериментальные исследования являются трудоемкими, то их проводят в ограниченном объеме либо для проверки теоретического анализа . С помощью теоретического анализа можно детально изучить особенности процесса, рассчитать усилие деформирования, проанализировать характер формоизменения , если правильно сформулировать задачу.

Благодаря численным методам  (МКЭ, МГЭ, МКР и т.д.) решения задач появилась возможность создавать достаточно точные математические модели технологических процессов ОМД  и проводить их оптимизацию.

Характеристики методов анализа процессов ОМД.

Аналитические методы основаны на замене исследования реального физического объекта математической моделью, поведение которого с достаточной степенью точностью обращает поведение самого объекта.

Модель процесса – это упрощенное представление о реальном объекте.

Этапы анализа:

- реальный металл и реальные процесс заменяют моделью;

- детальный анализ математической модели процесса.

Так как пластическая деформация сопровождается сложными физическими явлениями, то зависимость между σ и ξ в реальных процессах сложнее чем в модели.

Поэтому исходные величины (сопротивление деформации σs, контактное трение τk и т.д.) определяется с помощью экспериментальных исследований.

Экспериментальные методы основаны на исследовании реальных материалов в реальных процессах.

С целью уменьшения затрат используют методы подобия (геометрического, физического, масштабного).

Наиболее объективные – экспериментально-аналитические. К ним относятся:

- Метод сопротивления материалов пластическим деформациям. Этим методом решаются задачи 1,2 и 4 классов. Он используется для решения плоских и осесимметричных задач. При анализе процессов необходимы трудоемкие эксперименты с последующей трудоемкой обработкой.

- Визиопластический метод. С помощью этого метода решаются задачи 1, 2, 3, 4 классов. Он, также используется для решения плоских и осесимметричных задач. При анализе процессов необходимы трудоемкие эксперименты с использованием сложной техники.

- Метод муаровых полос. С помощью этого метода решаются задачи 1, 2, 4 классов. Он используется для решения плоских и осесимметричных задач. При анализе процессов необходимы трудоемкие эксперименты с использованием сложной техники. Для обработки результатов необходимо составление сложных программ.

- Метод распределения твердости. С помощью этого метода решаются задачи 1, 2, 4 классов. Он, также преимущественно, используется для решения плоских и осесимметричных задач. При анализе процессов необходимы трудоемкие эксперименты с использованием сложной техники. Для обработки результатов необходимо составление сложных программ.

3.1 Расчеты процессов ОМД на основе совместного решения уравнений равновесия и условия пластичности.

Основы расчетного подхода.

Метод заключается в совместном решении системы из дифференциальных уравнений равновесия и условия пластичности. Уравнения пишут в форм: 1) для объемного, осесиметричного; 2) плоского напряженного состояния; 3) плоского деформированного состояния; и в координатах: прямоугольных, цилиндрических, полярных, сферических.

Задание граничных условий.

При наличии трения необходимо задать условия трения, определяющие касательные напряжения на поверхности контакта в двух формах: 1) контактные касательные напряжения считают независимыми от координаты, по которой они направлены, то есть постоянным [см. выражение 1]; 2) считают, пропорциональные нормальным напряжениям на поверхности контакта [см. выражение 2]

1)τk=μsβσs				2)τk=μσн

β – переменный коэффициент

1<β<1,155

Если задача представляется статистически неопределимой, то дополнительно используют связи между напряжениями и деформациями и уравнения неразрывности деформации.

Решение должно дать величину и распределение напряжений по всему объему тела. К сожаления такое решение возможно лишь в отдельных частных случаях и то при отсутствии (или в предположения отсутствия) сил трения на контактных поверхностях.

Разберем теперь возможности решения дифференциальных уравнений равновесия для различных видов пластически напряженного состояния.

1) При объемном напряженном состоянии мы располагаем тремя уравнениями равновесия (3), в которые входят шесть неизвестных (три нормальных и касательных напряжения) и условие пластичности (4) заключающее те же известные.

В четырех уравнениях шесть неизвестных – задача дважды статически неопределима. Дополнительно можно использовать уравнения связи между напряжениями и деформациями и уравнения неразрывности деформаций, которые внесут, однако, новые неизвестные (шесть деформаций и модуль пластичности). В результате можно получить 13 уравнений с 13 неизвестными (3). Практически решение этой системы невозможно.

Таким образом, объемная задача в общем виде (шесть напряжений, каждое из которых есть функция трех координат) является пока неразрешимой.

2)Для осесимметричного напряженного состояния есть два уравнения равновесия (7), содержащие четыре неизвестных, и условие пластичности (8), в которое входят те же неизвестные. Таким образом, осесимметричная задача так же, как и объемная, статически неопределима, и для решения ее требуется привлечение уравнений связи между напряжениями и деформациями (четыре уравнения, которые внесут четыре новых неизвестных) и уравнения совместимости деформаций. Всего получим восемь уравнений с восьмью неизвестными. Отсюда следует, что осесимметричная задача значительно проще объемной. Однако точные замкнутые решения этой задачи существуют только для отдельных частных случаев: 1)когда касательные напряжения на контактной поверхности отсутствует; 2) зависит только от одной из двух координат, входящие в уравнения равновесия.

3)Для полного напряженного и плоского деформированного состояний располагаем двумя уравнениями равновесия (9) в декартовых координатах или в полярных координатах и условием пластичности (10). В этих трех уравнениях содержится три неизвестных. Таким образом, число уравнений соответствует числу неизвестных. Тем не менее для системы уравнений этой задачи существуют точные замкнутые решения тоже лишь для частных случаев: 1)при касательных напряжениях на контактной поверхности, равных нулю; 2)при контактных напряжениях не зависящих от одной из двух координат, входящих в уравнения равновесия.

Метод интегрирования дифференциальных уравнений равновесия совместно с условием пластичности дает точные замкнутые решения для следующих осесимметричных и плоских задач: 1)пластическое равновесие толстостенной трубы под действием внутреннего и внешнего давлений (А Надаи [56]); 2)сжатие бесконечной полосы между шероховатыми плитами при Tk=const (Л Прандтль [103]); 3)сжатие клина (А. Надаи [56]); 4)равновесие пластической массы, заполняющей форму конуса (В.В. Соколовский [91]); 5)осадка без трения толстостенной трубы, замкнутой в матрицу (Л. Г. Степановский [94]) и др.

3.2 Инженерный метод

На основе детального теоретического анализа возможности введения упрощающих допущений Е. П. Унксов разработал метод составления и использования приближенных уравнений равновесия и пластичности.

Сущность метода:

1. Задачу приводят к осесимметричной и плоской. В случае сложности формы деформированного тела необходимого разбить его на ряд объемов, на которые можно наложить условия осесимметричной или плоской задачи.

2. Распределение нормальных напряжений определяется только для контактной поверхности (что и требуется для вычисления удельного усилия деформирования) при отказе от выявления распределения напряжений внутри тела.

3. Дифференциальные уравнения равновесия, взятые в форме и координатах, отвечающих условиям задачи, упрощают. Для этого, в частности принимают: 1)нормальные напряжения принимают зависимыми только от одной из координат; 2)зависимость касательных напряжений от соответствующей координаты принимают линейной. Число дифференциальных уравнений равновесия сократится до одного, содержащего простые производные.

4. Условия пластичности используют также приближенные.

При анализе операций обработки металлов давлением необходимо пользоватся дифференциальными уравнениями равновесия, в произвольных осях – уравнение (3).

Следовательно, с условием пластичности должно быть тоже в произвольных осях – уравнение (4). Такие уравнения являются нелинейными, что затрудняет совместное решение даже для осесимметричной и плоской задач.

Упрощение приведение к линейным уравнениям вида, основные уравнения в постановке краевых задач:

σ1−σ3=±βσT - условие пластичности

Допущение:

Запишем условие пластичности в произвольных осях, если τ<<σ

а)осесиметрическое состояние при σρ=σθ=σΖ в цилиндрической системе координат

σρ−σθ=±3σΖ

или

σθ−σΖ=±3σρ

или

σΖ−σθ=±3σρ

В зависимости от того, какая из разностей представляет собой разность крайних напряжений;

б)осесимметричное напряженное состояние при σρ=σθ

σρ−σθ=0σθ−σΖ=σρ−σΖ=±σΖ									(11)

в)плоское деформированное состояние при σy−σcp

σx−σΖ=±σΖσe=σx+σΖ2										(12)

г)плоское напряженное состояние

σx−σΖ=±βσΖ(при σxσΖ<0)σx=±βσΖ(при σxσΖ>0 и σx>σΖ)σΖ=βσΖ(при σчσΖ>0 и σz>σx)									(13)

Условие пластичности для осесимметричного напряженного состояния и плоского напряженного состояния в таких формах:

σρ−σθ2+σθ−σz2+σz−σθ22σT=1−τρz2k2 - осесимметричное напряженное 	(А)

σx−σzσT=1−τxz2x2 - плоское напряженное состояние 					(В)

σT=βσT				k=σm3 или σm2

Левые части уравнений (А) и (В), выражающие соотношение между нормальными напряженными и постоянной σs, являются функцией касательного напряжения τ. Величина τ может изменятся в пределах от нуля до максимальной величины, равной k.

Анализ условия 0<τ<k

Если τ=0, то из уравнений (А) и (В) получаем выражения (11), (12) и (13) при τk→0. При подстановке в в уравнения (А) и (В) τ=к получаем:

При подстановке τ=к в уравнение (А) следует учесть, что сумма квадратов разностей напряжений σ может быть равна нулю только при равенстве этих напряжений следовательно σρ=σθ=σz. Из уравнения (В) при τ=к получается σx=σz, поскольку σy=0,5(σx+σy), то и

σρ=σθ=σzσy=σx=σz										(14)

Таким образом, выражения (11) – (13) можно считать действительными при 0<τk<0,7k, приближенные же выражения (14) применимы в случае 0,7k<τ<k.

При решении практических задач условие пластичности необходимо для того, чтобы выразить производную одного напряжения по данной координате через производную другого напряжения по той же координате. Исследуем этот вопрос.

Для этого дифференцируя уравнение пластичности для осесимметричного напряженного состояния (при σρ=σθ)

σρ−σz2+3τρz2=σT2σx−σz+4τxz=τT2при σy=σx+σz2

и для плоского деформированного состояния по какой-либо координате, например соответственно по ρ и х получим

σρ−σz∂σρ∂ρ−∂σz∂ρ=3τρz∂Tρz∂ρ								(С)

σx−σz∂σx∂x−∂σz∂x=4τxz∂Txz∂x								(Д)

Выражение производных напряжений по одной координате.

Если значение τ не зависит от координаты ρ или х (например постоянны или изменяются параметрически), то правые части уравнений (С) и (Д) обращаются в нуль. Так как разности нормальных напряжений в левой части уравнений в общем случае не равны нулю, получим

∂σρ∂ρ=∂σz∂ρ или ∂σρ=∂σz									(Е)

для осесимметричного напряженного состояния при σρ=σz

∂σx∂x=∂σz∂x или ∂σx=∂σz									(F)

для плоского деформированного состояния.

Вывод

1)полученные уравнения (Е) и (F) представляют собой выражения условия пластичности в дифференциальной форме; 2)при любых не зависящих от данной координаты значениях τ выражения (E, F) будут точным условием пластичности для указанных видов напряженного состояния; 3)если же значения τ зависят от данной координаты, то выражениями (E, F) можно пользоваться как приближенными.

3.3 Основные положения инженерного метода расчетов процессов ОМД. Примеры расчетов процессов ковки, штамповки и прессования инженерным методом.

Пример расчета плоского течения металла между двумя параллельными шероховатыми плитами (осадка прямоугольной полосы неограниченной длины).

Рисунок 1. Схема процесса.

a)Экспериментально установлено – чем больше отношение контактной поверхности Fконтк свободной Fсвоб (FконтFсвоб), тем больше необходимо усилие и уд. давление деформирования.

б)Касательные напряжения по сечению заготовки распределим таким образом, что на контактной поверхности τmax τk=k, а на оси τ=0.

Рисунок 2. Схема напряжений при осадке прямоугольной полосы неограниченной длины.

Определить распределение нормальных напряжений (касательных напряжений) только на контактной поверхности.

1)σ на контактной поверхности не зависит от координаты z, так как она является величиной постоянной z=0,5h, а х – переменная 0<x<a/2.

Так как напряжения являются зависимыми только от координаты х, то перепишем их в простых производных

∂σx∂x=dσxdx; ∂σz∂z=dσzdz								(1)

2)Касательные напряжения на контактной поверхности при z=0,5h, τxz=τk  τk=k

Используем дифференциальное уравнение равновесия

∂σx∂x+∂τxz∂z=0

Допустим, что τxz=fz - линейная. Тогда проинтегрировав уравнение равновесия по z:

0h2∂σx∂xdz+0h2∂τxz∂zdz=0

Так как  не зависит от z, а τxz|h20, получим

dσx∂xz|h20+τxz|h20=0

После подстановки получаем уравнение

dωxdx+2τkh=0

3)Для решения полученного уравнения предположим что τk пропорционально нормальному давлению на контактной поверхности (с одинаковым отрицательным знаком) τk=μσz.

Приняв условие пластичности

∂σx∂x=∂σz∂x

можем переписать уравнение (2)

dσzdx+2τkh=0

Подставим τk=μσz

dσzdx+2μσzh=0

Далее производя интегрирование и принимая x=0,5a, σz=−σs, получим значение

σz=−σsexp2μ0,5a−xh								(3)

expx=exexp−функция обратнаяe=2,718281

4)Эпюра напряжений σz

По уравнению (3) строим эпюру напряжений подставляя различные значения х, 0<0,5a<a

Рисунок 3. Эпюра напряжений σz и τ

5)Анализ эпюры напряжений.

1. Интенсивность роста напряжений σz, а так же τk увеличивается к оси симметрии сечения полосы

2. При x=xв, τk=τв=0,5σs, так как τk=μσz, а σz=σв0,5σs/μ

3. При x<xв, если σz определится по уравнению (3) и τk=μσz, подставив σz получим τk>0,5σs. Что не возможно. Следовательно, формула (3) действительна при таких значениях х, при которых τk=μσz<0,5σs, то есть при σz<0,5σsμ

Следовательно, должно соблюдаться неравенство

σsexp2μ0,5a−xh≤0,5σsμ

Решив которое относительно х, получим

x≥0,5a+hln2μ2μ

Введем обозначение - ψ=ln2μ2μ, получим

x≥0,5a−ψ

Подставим в формулу (3) для различных μ получим

- Чем больше коэффициент поверхностного трения, тем на меньшем участке контактной поверхности действительно выражение τk=μσs.

Рисунок4. Напряженное состояние в точке М при осадке полосы неограниченной длины: а — в физической полости; б — в плоскости напряжений

Пример расчета осадки полосы неограниченной длины с использованием диаграммы Мора для напряжений

Теоретические основы инженерного метода заложили Э. Зибель ,  Г. Закс, С. И. Губкин , И. М. Павлов  и другие ученые. Окончательная его разработка принадлежит Е. П. Унксову , а уточнения и дополнения — М. В. Сторожеву, Е. А. Попову .Идея метода проста.

Поясним ее на примере осадки полосы неограниченной длины (рис.4, а). В соответствии с законом наименьшего сопротивления  =  (). Пусть в некоторой точке М, лежащей вблизи контактной поверхности, напряженное состояние определено тензором

- = .

Для точки М условия равновесия

+  = 0;   +  = 0.                         (.1)

Условие пластичности

( + 4 = 4 .                           (.2)

Эта система содержит неизвестные величины , , . Теоретически ее можно решить. Однако нелинейность уравнения (2) делает задачу практически неразрешимой. В нашем распоряжении имеется и другое условие пластичности - линейное . В нем фигурируют главные напряжения, которые нам не заданы. Конечно, пользуясь уравнением , тензор  можно перезадать тензором , но и это не спасает положения, так как полученные компоненты ,  можно выразить через , , только с помощью нелинейных функций. Пойдем по другому пути. Отобразим напряженное состояние в точке М на плоскость напряжений (рис.1,б). Приняв , a  (см. правило знаков в), построим для точки М круг Мора. Напряженное состояние в площадке F, проходящей через М и перпендикулярной к оси х, отображается точкой F на круге Мора, а напряженное состояние в площадке G — точкой G. Проведем FPІІKL и GPІІKL, тогда точка Р — плюс. Проведем через нее линии РК и PL. Они дадут направления главных осей 1, 3 (и главных напряжений , ). Если , то ,  практически совпадают с ,   по направлению и по значению. Это даёт основание без большой погрешности заменить условие пластичности условием

-  =    .                                              (3)

Если же   , то

-  = .                                                  (4)

Присоединив выражение (3) или (4) к условию (1), можно легко разрешить полученную систему. Правда, для этого необходимо принять два упрощающих допущения: а) касательное напряжение линейно зависит от координаты z, т. е. б) контактное касательное напряжение  =   не зависит от координаты х и определяется условием Амонтона — Кулона или условием Зибеля. Примем  = . Тогда

= -  z                                                   (5)

Продифференцировав   условия  (3),   (4)   по х находим   =  .              Воспользовавшись этим соотношением, уравнением (5), получаем из условия равновесия (1)

-   = 0.                                               (6)

Решение этого уравнения имеет вид

.                                              (7)

С помощью уравнений (3) или (4) находим , а из формулы (5) получаем .

Таким образом, для решения задачи инженерным методом необходимо заменить точное условие пластичности (2) приближенным (3) или (4) и принять допущения а), б). Е. П. Унксов выполнил детальный теоретический анализ влияния этих допущений на точность решения и показал, что погрешность не превосходит 5% при  < 0,3, достигает 10% при   0,4. По мнению Е. П. Унксова, условие пластичности в форме (3) можно с достаточной для инженерных расчетов точностью принимать, если 0,7<  0,7, и в форме (4), если 0,7 <  . Аналогично решаются осесимметричные задачи. Инженерный метод дает возможность получать приближенные решения при определении усилия деформации и анализе простейших задач конечного формоизменения. Поэтому он постепенно уступает место более точным и универсальным методам.