МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

# Факультет «Энергетика и нефтегазопромышленность»

Кафедра «Машины и оборудование нефтегазового комплекса»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для выполнения контрольной работы

по дисциплине «Проектирование деталей машин нефтегазовых промыслов из ПКМ»

Ростов-на-Дону

2024

ВВЕДЕНИЕ

Разработка изделий из порошковых материалов (ПМ) связана с формованием. На этой стадии дисперсное, сыпучее тело приобретает свойства твердого. Для проведения операции формования применяют различные инструменты: пресс-формы, которые устанавливают на прессах, экструдеры инжекционных и иных установок, прокатные валки станов для получения лент и листов. Все группы инструмента характеризуются определенными требованиями к поверхности (твердости), прочности (на изгиб, сжатие, кручение, растяжение). Существуют требования по долговечности и теплостойкости деталей оснастки и специфические свойства, например немагнитность и т.п. В связи с этим имеет значение освоение студентами соответствующих методов проектирования. Они позволяют подготовить и использовать необходимые данные для разработки, конструирования и расчета оснастки ПМ. В методических указаниях в качестве объекта проектирования используется пресс-форма для изготовления детали типа “втулка с буртом”, приводятся примеры, иллюстрации и методология. При выполнении индивидуальных заданий строго необходимо выполнять идентичность требований к разработкам конструкторских, технологических, исследовательских и расчетных проектов, изложенных в ЕСК(Т)Д РФ.

1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ТЕОРИИ

1.1. Принципы конструирования пресс - форм для холодного прессования металлических порошков

Холодное прессование в закрытых пресс-формах состоит из операций дозировки шихты, засыпки шихты в полость пресс-формы, прессования изделия, выдержки под давлением и выталкивания спрессованного изделия. Все операции проводятся в одной оснастке. Конструкции пресс-форм зависят от эксплуатационных особенностей - стационарные и съемные; от вида 
заполнения полости матрицы порошком - с весовой или объемной дозировкой; по принципу уплотнения - односторонние, двухсторонние; по конструкции матрицы - со сплошной или составной; по количеству формующихся  одновременно изделий - одно- и многогнездные; по роду применяемых прессов - специализированные и универсальные; по количеству слоев прессуемого изделия - одно- и многослойные; по контролю за ходом прессования - прессование до упора или по окончательному давлению; по сложности конфигурации прессуемого изделия - для прессования изделий определенной группы сложности.

Многообразие конструкционных признаков позволяет при прессовании порошка получить структуру, плотность, пористость и прочность формовки, пригодную для спекания, и затем обеспечить требуемый комплекс свойств изделия. Отнесение изделий к определенной группе сложности производят по параметрам табл. 1 и рис. 1, а классификацию элементов закрытых пресс -форм - по табл. 2. Для снижения трудоемкости изготовления всего изделия из ПМ поверхности формовки после спекания не дорабатывается резанием, если необходимо, спеченное изделие калибруют в специальной пресс- форме. Поэтому к пресс-формам ПМ выдвигают жесткие требования по соосности, радиальному биению, жесткости и чистоте обработке рабочей поверхности, унификации пресс-форм, пресс-блоков и опорных частей.

Особыми являются ограничения по жесткости. Толщина стенки матрицы должна обеспечить достаточную жесткость и минимальную упругую деформацию под действием бокового давления. Напряжения изгиба в стержне, возникающие при прессовании должны быть значительно меньше максимальных допустимых напряжений.  Зазор между подвижными элементами пресс-форм должен обеспечить надежное перемещение пуансонов относительно матрицы и стержня, заданную 
точность изделия и исключить попадание порошка в пространство между подвижными элементами. Это возможно при зазоре, меньше минимального размера частиц порошка. Точность изготовления деталей пресс - формы должна быть на класс выше точности, требуемой при изготовлении изделий.

Таблица 1- Классификация порошковых конструкционных изделий по группам сложности

Для изделий IV и V групп сложности, имеющих переходы по высоте, 
применяют составные пуансоны с независимо перемещающимися элементами или проводят формование выступающих элементов изделия на неподвижных деталях пресс-формы (матрица или стержень). Изделия VI и VII групп сложности имеют большое число переходов по высоте. Для обеспечения равномерного распределения плотности применяют составные верхние и нижние пуансоны. После образования замкнутой полости матрицей и составными пуансонами производится перемещение порошка в полость, образованную верхними пуансонами, подпрессовка буртов, уплотнение нижней и верхней частей изделий и его полное уплотнение.

При необходимости создания кольцевых пазов формующему пуансону необходимо придать конусообразную форму с обеих сторон с углом наклона образующей до 5 - 100.

Таблица 2 - Классификация элементов закрытых пресс - форм.

Внешнее давление пресса в системе “порошок - матрица - пуансоны -стержень” создает группу сил, природа которых обусловлена многообразием свойств дисперсного тела. Порошок способен передавать боковое давление,как жидкость, но в отличие от большинства жидких и твердых тел значительно (в 2...3 раза) уменьшает свой объем, пластически деформируется и отличается резким проявлением сил трения на рабочих поверхностях элементов.

Совокупность этих факторов приводит к неравномерной плотности по сечению формовки.

Распределение плотности зависит от кинематической схемы прессования. Предпочтительно двухстороннее прессование. Условие достижения равномерной плотности в данном сечении изделия определяют через коэффициент уплотнения (Ку):

(1)

где Н, Н1 - высота слоя порошка в пресс-форме в соответствующих сечениях;

h, h1 - высота изделия в этих же сечениях;

1,н - плотность спрессованного изделия и насыпная плотность порошка.

Рис.1. Классификация прессуемых изделий по группам сложности

Для улучшения равномерности распределения плотности в местах переходов от одного сечения изделия к другому предусматривают фаски на пуансонах или неподвижных элементах и обеспечивают приложение усилий к составнымпуансонам, пропорциональные площади проекций элементов прессуемой детали. В последнем случае уплотнение протекает равномерно, без “перетекания” порошка между полостями.

На рис. 2 показана схема пресс-формы для холодного прессования из металлического порошка детали типа “втулка с наружным буртом”.

Рис. 2. Конструкция и схема регулировки высот засыпки порошка в стационарной пресс-форме для формования втулки с наружным буртом

Матрица 1 - сплошная. Части 7 и 9 соединены между собой резьбовым соединением, при помощи которого производится регулировка перемещения матрицы. Регулировка высоты Н1 осуществляется нижним пуансоном 12, а высоты Н2 нижним пуансоном 10 с помощью упора 11. Упор 7 производит регулирование хода матрицы и остановку ее в определенном положении относительно нижнего пуансона в конце процесса прессования. Матрица подвешена на пружине 8 для осуществления двухстороннего прессования. Стержень 6 в процессе прессования неподвижен. При прессовании в системе “порошок - матрица - верхний пуансон 3” за счет сил трения о стенки матрицы происходит прочное сцепление элементов системы, матрица опускается вниз, производя окончательное формование. Выталкивание осуществляется нижними пуансонами. Кольцо 4, закрепленное болтами 5, удерживает матрицу при выталкивании формовки 2.

1.2. Исходные данные для расчета

Исходными данными для расчета размеров пресс - форм являются величины:

- размеры готового изделия (высота h, поперечный размер D, размер отверстия d) и допуски  на них;

- плотность готового изделия и ее пределы (нижний 1, верхний 2); - упругие последействия по линейным размерам после прессования в % п или по абсолютной величине lп;

- объемная усадка (или рост) по линейным размерам при спекании в процентах  или в абсолютной величине ;

- увеличение (или уменьшение) площади поперечного сечения при спекании в процентах ;

- припуск (положительный или отрицательный) на калибрование линейных размеров Ек;

- упругие последействия по линейным размерам после калибрования (или допрессовки) в процентах к или в абсолютных единицах lк;

- увеличение (или уменьшение) площади поперечного сечения после калибрования (или допрессовки) в процентах y;

- прирост плотности при калибровании (или допрессовке) спеченного изделия в процентах ;

- уменьшение веса изделия при спекании за счет выгорания смазок, восстановления окислов и пр. в % .

Выше перечисленные величины определяются опытным путем или выбираются по таблицам. При проектировании пресс-формы учитываются абсолютные величины допусков готового изделия. Здесь возможны два момента: когда они в совокупности пренебрежимо малы в сравнении с значением допуска детали или, наоборот, перекрывают его. В первом случаезначения технологических параметров в расчеты не включают. Для оценки используют формулы:

где D - припуск на износ инструмента (он не учитывается для горизонтальных поверхностей).

Если условие не выполняется то размеры элемента оснастки изменяют на величину получаемой разницы.

2.  МЕТОДИКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОСНАСТКИ  ДЛЯ ПРЕССОВАНИЯ ПОРОШКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

В технико-экономическом обосновании выбора способа изготовления изделий приводят эскиз детали, технические требования, условия эксплуатации, формулируют требования к материалу. Выбор способа изготовления  детали необходимо проводить с учетом возможности получения заданных физико-механических свойств ее материала, формы, квалитетов точности размеров и чистоты поверхности.

По техническим требованиям и условиям эксплуатации детали определяют класс порошкового материала (антифрикционный, конструкционный, фрикционный, магнитный, проницаемый и др.). По справочным и литературным источникам подбирают аналог порошкового материала, указывают его марку, состав, основные физико-механические свойства, области применения и перечисляют возможные способы получения. С учетом преимуществ и недостатков этих способов, возможности формования отдельных элементов конструкции, а также заданной программы производства детали указывают оптимальный вариант технологического процесса ее изготовления. С использованием работ /1-9/  разрабатывают ее эскиз,  определяют группу сложности.

Затем осуществляют анализ квалитетов точности размеров и чистоты поверхностей детали, обосновывают возможность  их выполнения на этапах выбранного варианта ПМ (на стадии формования порошков, калибрования, горячей штамповки, обработки резанием, шлифования и др).

Заканчивают технико-экономическое обоснование определением коэффициентов использования материалов при изготовлении детали одним из классических традиционных методов, например обработкой резаньем из проката, и способом ПМ. Степень снижения потерь материала определяют по формуле:

K=ηпмηкл											(1)

где ηпм= 0,94+0,98 – коэффициент использования материала при

изготовлении детали методом ПМ;

ηкп - коэффициент использования материала при изготовлении детали

классическим способом, определяемый из соотношения масс детали Мд и заготовки Мз,

ηкл=МдМз											(2)

2.1. Расчет давления прессования.

Полное давление прессования складывается из затрат давления на уплотнение порошка и потерь давления на внешнее трение частиц о стенки матрицы: Робщ = Pтр + Р.

Для определения давления, идущего на уплотнение порошка, используют формулы Ждановича, Канина и Юрченко, Бальшина, Николаева.

Формула Николаева, выведенная на основе предположения, что при достаточно больших давлениях формование прессовки происходит за счет истечения металлических частиц в поры, имеет вид

где s - пределы текучести металлических порошков: железа 200 Па, алюминия 35 Па, стали 400 Па, меди 80 Па;

- относительная плотность ;

С = 2,5 ... 3 - постоянный коэффициент.

Формула Николаева применима для расчетов в интервале плотностей свыше 50% и не равной 100% теоретической плотности.
Потеря давления на внешнее трение

Ртр = f  Pбок  (Sт/S),

где f - коэффициент трения порошка о стенки матрицы пресс-формы; Pбок - боковое давление;

Sт - площадь поверхности трения;

S - площадь поперечного сечения изделия.

Значение бокового давления для интервала плотности от 0.5 до 1 теоретической определяется по приближенной формуле

Рбок = (0,3 ... 0,4)Росевое

Величина коэффициента трения f для “сухих” металлических порошков без специальных добавок колеблется от 0,06 до 0,20.
Добавки твердых смазок в смесь для прессования (графита) снижает f в 2...3 раза, а введение стеариновой кислоты, индустриального масла, глицерина - в 1,5 ... 5 раз. Смазки повышают чистоту поверхности прессовки.
На стадии выталкивания в крайних сечениях изделия на кромке матрицы возникают “упругие последействия”, вызванные разницей в радиальных упругих силах, что может вызвать трещины. Влияние упругого последействия уменьшается снижением удельного давления формования, введением смазок, закруглением острых кромок матрицы и увеличением скорости выталкивания. Для большинства металлических порошков и давлений прессования от 400 до 1000 МПа величина упругого последействия не превышает 4% от допуска детали. Часто на практике для расчета давления используют экспериментальные значения Руд, определяемого по методике ГОСТ 25280-82.

2.2. Разработка операционных эскизов.

Разработку операционных эскизов необходимо осуществлять в последовательности, этапам изготовления детали, установленным технологическим процессом. Так, при изготовлении детали по технологической схеме: формование – спекание – калибровка – механическая обработка разрабатывают чертежи детали после механической обработки, а затем эскиз заготовки после калибровки, заготовки после спекания и формовки. Одновременно рекомендуется выполнить схемы калибровки или горячей штамповки (в зависимости от принятого технологического процесса), формования заготовки, используются рекомендации /1, с.206-213; 2, с. 246-259; 3, с. 26-35; 4, с. 51-78/.

Прессование в пресс-форме может быть одно- и двусторонним. Двустороннее прессование (рис. 1а) применяют в том случае, если отношение высоты детали Н к ее диаметру D или толщине стенки S находится в пределах 1 или 3.

При прессовании деталей с наружным буртом последний допускается формовать в матрице, если отношение его высоты h к длине а более 2,5, отношение толщины S к а более 3, а ≤ 3 мм (рис.1б).

С целью предохранения бурта от повреждений при выпрессовке изделия верхний торец матрицы должен иметь конусность 1° на высоте 5-10 мм (рис.1в).

Рис.3. - Схемы деталей

Количество переходов по высоте детали должно быть минимальным , обратная конусность не допускается. Ее конструкция должна исключать острые углы и тонкие (менее 1 мм) кромки на торцах, формуемых пуансоном. При сопряжении поверхностей необходимо предусмотреть радиусы закруглений не менее 0,5 мм. Для облегчения извлечения формовок из пресс-форм необходимы уклоны их поверхностей по отношению к направлению движения пуансонов.

Напуски и их величину устанавливают в зависимости от размеров детали, способа и схемы ее формования по рекомендуемой выше литературе. В соответствии с установленными квалитетами точности назначают припуск на механическую обработку, равный половине величины, предусмотренной ГОСТ 7505-74, а калибровочный припуск назначают в зависимости от размеров изделия, материала и относительной плотности /4,табл. 64, 65, с. 75-77/ или рассчитывают по формулам, приведенным в работе /6/. Технология изготовления изделий горячей штамповкой пористых заготовок и прессованием – спеканием обеспечивают 9÷14-й квалитет точности размеров, калиброванием 7÷9-й.

Эскизы детали, заготовок и схемы их получения должны быть выполнены на отдельных листах расчетно-пояснительной записки. На эскизе изделия необходимо указать все размеры в буквенных и цифровых (с отклонениями) обозначениях, а также чистоту поверхности. Буквенные обозначения размеров необходимы для выполнения расчетов и должны соответствовать принятым в настоящей работе. Схемы прессования порошков, калибрования пористых заготовок должны быть выполнены в двух позициях (1 – начало процесса, 2 – конец операции), которые можно совмещать на одном чертеже слева и справа от оси симметрии.

Расчет размеров заготовок, изготавливаемых по технологической схеме: приготовление шихты – прессование – спекание – калибровка – дополнительная обработка представляется в виде следующих эскизов и чертежей изделия и заготовок на разных стадиях его получения:

- после окончательной обработки, например шлифовки;

- после калибровочной операции (заготовка с калибровочными припусками);

- после СХП.

Чертеж детали после окончательной обработки выдается с заданием на проектирование. Обозначим наружные поперечные размеры детали – D, размеры отверстия – d, высотные – H. Эти обозначения распространяются и на другие, приведенные ниже, схемы изготовления деталей.

Рис.4.- Схема для определения размеров пористой заготовки

Размеры заготовки на разных стадиях ее получения определяют по следующим формулам:

- после калибровочной операции

Dk=D+EalignlD,											(3)

HK=H+EH,											(4)

dK=d−Ed,											(5)

где ED,EH,Ed - припуски и напуски под дополнительную обработку;

- после спекания Dсп=DK+EK.D.,					(6)

Hсп=HK+EK.H.,										(7)

dсп=dK−EK.d,									        (8)

где EK.D,EK.H,EK.d- припуски на калибровку поперечных и высотных размеров;

- после СХП	Dф=Dсп⋅100±λD100,							(9)

dф=dсп⋅100±λD100,									         (10)

Hф=Hсп⋅100±λH100,									         (11)

где λDи λH- изменение поперечных и высотных размеров при спекании, %.

Их величина зависит от природы и состава компонентов шихты, остаточной пористости, режимов процесса спекания /2, с.237239/.

При расчете массы заготовок необходимо руководствоваться законом постоянства массы, учитывать технологические потери, отходы, угар при спекании. На этом этапе проектирования уточняют марку порошкового материала, подбирают исходное сырье для его получения.

К основным техническим характеристикам сырья относятся химический и гранулометрический составы, насыпная плотность, механические характеристики.

Плотность компактного многокомпонентного материала рассчитывают по правилу аддитивности, справедливого для случая, когда компоненты не образуют химических соединений и твердых растворов,

ρK=i=1nai⋅ρi, 									         (12)

где ai- относительное содержание отдельных компонентов в шихте;

ρi- плотность отдельных компонентов в компактном состоянии Массу детали рассчитывают по формуле:

mg=Vg⋅ρk⋅Q, 									      (13)

где V- объем детали; Q – относительная плотность материала детали.

Масса заготовки под калибрование или горячую штамповку mЗ, формовки

Mф и навески шихты mш рассчитывают по формулам:

mз=mg⋅Δ1,										         (14)

mф=mg⋅Δ1⋅Δ2,									         (15)

mш=mg⋅Δ1⋅Δ2⋅Δ3,									         (16)

где Δ1=1,005+1,01 – коэффициент, учитывающий потери материала при

калибровании или горячей штамповке заготовки;

Δ2=1,02+1,03 –   коэффициент, учитывающий потери материала при

спекании формовки;

Δ3=1,03+1,05 –  коэффициент, учитывающий потери порошка при

загрузке в пресс-форму и в процессе формования.

Величина Δ3зависит от способа загрузки шихты, конструкции пресс-формы и величины зазоров в сопрягаемых деталях.

После расчета размеров заготовок и их масс необходимо: обосновать выбор конструкции пресс-форм и блоков; выполнить расчеты размеров формующего инструмента (матриц, бандажей, пуансонов, выталкивателей, стержней); описать устройство и работу блока при прессовании порошкового  изделия.

Выбор разрабатываемой конструкции обосновывают схемой формования (одностороннее, двустороннее), степенью сложности порошковой детали (этим обусловливается, например, предпочтение извлечения формовки из матрицы выталкивателем перед способом «стягивания» матрицы»), наличием стандартного смесительного, прессового, печного и др. оборудования, позволяющего осуществлять технологическую операцию по выбранной схеме, программой выпуска порошковых деталей (при индивидуальном производстве деталь экономически целесообразно изготавливать в лабораторных, ручных, подкладных пресс-формах).

С использованием схем прессования, конструктивных и технологических возможностей оборудования на отдельном листе расчетно-пояснительной записки разрабатывают эскиз общего вида пресс-формы или блока в сборке со всеми необходимыми для прочностных расчетов размерами с буквенными обозначениями. В первую очередь выполняют расчет размеров деталей прессового инструмента для прессования порошка или шихты, далее, в зависимости от принятого технологического процесса, - второго прессования, калибровки и т. д.

1.1.1.  Расчет размеров матрицы

Максимальную высоту спрессованной формовки определяют согласно зависимости

hmax=Hф+Ah2−δh, 									         (17)

где Ah- допуск на размер Hф;

δh- абсолютная величина упругого последействия на размер Hф, мм, определяемая по формуле

δh=Hф⋅Δδh100,										         (18)

здесь  Δδh=(0,5+0,6)% - относительное упругое последействие по высоте формовки, зависящее от природы, состава, состояния компонентов шихты, остаточной пористости и упрочняемое по литературным источникам, например /1, с. 267273/.

Высоту матрицы рассчитывают по формуле

HM=ρK⋅QρH⋅hmax+2l,								         (19)

где l – высота заходной части матрицы под верхний и нижний пуансоны.

Конструктивно принимают l = 10÷15 мм при дозировке шихты по массе и прессовании в ручных пресс-формах. При объемной дозировке и автоматической загрузке шихты в матрицу учитывают только высоту выходной части матрицы под нижний пуансон или выталкиватель. Тогда в формуле (10) 2l = 10÷15 мм; ρн- насыпная плотность шихты, которую рассчитывают по формуле

ρн=i−1nai⋅ρi,									         (20)

где ai- относительное содержание компонентов в шихте;

ρi- плотность отдельных компонентов шихты в насыпном состоянии

Поперечный размер рабочей полости матрицы определяют из зависимости

DM=Dф−AD2−δD, 									         (21)

где AD- допуск на размер, мм;

δD- абсолютная величина упругого последействия по диаметру Dф, мм, определим по формуле

δD=Dф⋅ΔδD100,										         (22)

здесь ΔδD=(0,15+0,2)% - относительное упругое последействие по поперечным размерам.

Наружный диаметр цилиндрической матрицы определяют по формуле

DН.М.=DMσр+pυσp−pυ,								         (23)

где [σp] – допускаемые напряжения на растяжения материала матрицы;

υ – коэффициент Пуассона, для штамповых сталей  υ=0,28;

р – давление прессования.

p=pmaxβm;										         (24)

здесь pmax- давление прессования, необходимое для получения

беспористого материала;

β=1θ - относительный объем формовки;

m – коэффициент, учитывающий природу прессуемого материала.

m=2+θθ−θ0,										         (25)

здесь θ0 и θ - соответственно относительная плотность шихты и формовки,

θ0=ρнρк											         (26)

Матрица представляет собой цилиндр, нагруженный внутренним давлением на части его длины. Матрицы изготавливаются с обжимающей обоймой и без, разделяются на составные (из нескольких несимметричных частей) и сплошные (рис. 5). Наибольшие напряжения имеют место у внутренней поверхности. Для разрезных матриц напряжения концентрируются на внутренней поверхности обоймы, а для сплошных матриц на их внутренней поверхности. Обойму и матрицу соединяют за счет натяга горячей или прессовой посадки. Напряжения разрушения рассчитываются по зависимости

Рэкв = Рбок [(a2 + 1 ) / (a2- 1) +1],

где а = rн/rв , rн и rв - наружный и внутренний радиус матрицы соответственно.
Величина rв матрицы определена диаметром прессовки. Значение соотношения радиусов “а” рассчитывают по формуле:

а = ([ p]/( [ p] -2Pбок))0.5.

Рис. 5. Места разреза составных матриц. Верхний ряд - неправильно, нижний - правильно.

Радиальную деформацию внутренней поверхности цилиндрической матрицы находят из выражения:

rв = [(Рбок rв) / Е] [(a2 + 1) / (a2 - 1) + ]

где  - коэффициент Пуассона.

Е - модуль Юнга.

rв - не может быть меньше, чем определенная величина, что следует из требования жесткости. При а экв = 2 Рбок. Применение матриц с а > 4 не увеличивает жесткость. Если а больше 2, тогда переходят к составной матрице. Значение rв задается конструктором оснастки, обычно ее принимают D/с, где с = 10...20,

D - допуск детали.

Жесткость матрицы достигается применением обойм. После сборки возникают напряжения сжатия, а в обойме - растяжения.

Рис. 6. Схема определения радиуса контактной поверхности составной цилиндрическойматрицы

Значение радиуса контактной поверхности принято: rk = (rн / rв)0.5. В расчете rk значения rн и rв определяются для наибольшего диаметра детали - втулки. Величина контактного давления, возникающего при посадке определяется по формуле

Рк = Рбок (а-1)/[2  (f+1)].

Величина натяга  = (2 Рбок rв) / Е. Для диапазона бокового давления от 200 до 500 МПа и а = 2...4 пригодна формула для подсчета толщины стенки t сжатой матрицы

t = rв (A Рбок - В),

где А = 6,67 10-4 и В = 0,33 - постоянные величины. Толщину стенки обоймы сплошной матрицы s назначают 10...15 мм.

Для разрезных матриц используют перечисленные выражения, но боковое давление ограничивается значениями, при которых образуется зазор между вкладышами. Расчет матриц сложной конфигурации требует математического моделирования или экспериментального определения численных величин возникающих напряжений и их распределения по толщине стенки разрезной матрицы.

1.1.2.    Расчет размеров  пуансонов  и  стержней

Диаметры пуансона и стержня, формующих внутренние отверстия в детали, определяют из уравнения

d=dф+δd+Ad2,									         (27)

где Ad- допуск на размер ;

δd- абсолютная величина упругого последействия по диаметру , мм, определяемая по формуле (22).

Диаметры поверхностей пуансонов и выталкивателей, сопрягающихся с поверхностями матрицы и стержня, принимают равными соответствующим номинальным размерам с зазорами «ходовых» посадок и допусками по 6-7-му квалитетам точности.

Высоту пуансона НП, мм, и выталкивателя HВ, мм, ручной пресс-формы определяют согласно зависимостям:

HП=HM−hmax−l+(5÷10),								(28)

HВ=HM+l+(5÷10),								(29)

где l – высота захода в матрицу выталкивателя и пуансона соответственно перед загрузкой шихты и началом прессования.

При проектировании стержней lст,пуансонов и выталкивателей к блокам пресс-автоматов их высоту устанавливают по формулам:

Hв=h1+h2+l+h3,									(30)

HП=h4+h5+h6,									(31)

lст=h7+h8,										(32)

где h1 и h6 - высота фланца и наладками соответственно нижнего и

верхнего пуансона;

h2 -  высота опорной поверхности плиты матрицы;

h3 - длина пуансона, необходимая для выталкивания формовки из

матрицы, h3>hH;

h4 - длина пути прессования верхним пуансоном;

h5 - величина зазора между верхним торцом матрицы и нижним

торцом накладки верхнего пуансона в конце прессования;

h7 - длина рабочей части стержня (конструктивно принимают

h7≥HИ);

h8 - длина элемента стержня, необходимая для крепления его к

колонке.

При работе пуансоны подвергаются сжатию и продольному изгибу. На сжатие пуансоны проверяются по формуле

сж = Р / Sп = [cж],

где [cж] - допускаемое напряжение на сжатие для материала пуансона, Р - усилие прессования,

Sп - площадь наименьшего поперечного сечения пуансона. При L > 3d пуансоны необходимо проверять на продольный изгиб по
формуле:

Ркр = 2 2 Е Jmin / L2,

где L - длина свободной части пуансона (равна расстоянию от пуансонодержателя до середины заходной части пуансона); Jmin - момент инерции наименьшего сечения пуансона, который для цилиндрических сотверстием пуансонов

Jmin = (3.1459 / 64) (Dнар 4 - Dст 4),

где Dст и Dнар - диаметры стержня (детали) и наружный диаметр пуансона соответственно.
   Напряжения, возникающие при продольном изгибе, будут меньше предела пропорциональности при условии P < [ и] / n,

где Р - полное усилие, n - коэффициент безопасности (для пуансонов из закаленной стали n=2 ... 3).

Максимальная длина свободной части пуансона L = [(2 2 Е Jmin) / (n P)] 0.5. Расчет стержней пресс-форм проводят, используя зависимости для пуансонов. Исключение составляет формула момента инерции, которая для сплошныхстержней имеет вид

Jcт min = (3.1459 / 64) (Dст 4).

С каждой плитой пресса длина свободной части пуансонов увеличивается на толщину плиты пресса

Z = (60 ... 120 мм) К,

где К - номер пуансона.

Первым пуансоном является пуансон формующий наружные выступы - бурт. Расчеты длины пуансонов проводят по формуле

Lп.общ = Нм[Lp] + Lн + Z. Z > Hвыт. (см. ниже.)

Величина Lн обычно составляет 25 мм (рис.2).

Общая длина стержня складывается из общей длины наибольшего пуансона и величины Z:

Lст.общ = Lп.общ max + Z.

Диаметры свободных частей деталей пресс - формы выполняются меньшими для наружных и большими для внутренних на 0.75...1.5 мм. Сопрягаемые поверхности соединяют галтелью (радиусом).

После разработки эскизного проекта пресс-формы необходимо произвести поверочный расчет на прочность пуансонов, стержней, опорных плит и подкладок.

Пуансоны проверяют на смятие и сжатие:

σсм=РS4≤σсм,									(33)

σсж=PS2≤σсж									(34)

а также на продольный изгиб

l≤2π⋅E⋅Jn⋅P,										(35)

где σсм и σсж - допускаемые напряжения смятия и сжатия;

S1 - площадь опорной поверхности пуансона;

S2- площадь наименьшего сечения пуансона;

Р  - расчетное усилие прессования;

l - длина свободной части пуансона (расстояние от

пуансонодержателя от середины заходящей в матрицу части

пуансона);

Е – 2,15·105 Мпа – модуль упругости для инструментальных сталей;

n - 2÷3 – коэффициент запаса прочности;

J – момент инерции наименьшего сечения пуансона (для круглого пуансона  без отверстия J=πD464, для круглого пуансона с концентрическим отверстием J=πD4−d464, причем D и d – соответственно минимальный наружный и максимальный внутренний диаметры).

При σсм≥500 МПа необходимо предусматривать подкладку из стали с твердостью HRCэ  35…42 между пуансоном и пуансонодержателем (плитой пуансона), площадь которой должна быть S≥(2÷3)S1.

2.4. Особенности проектирования пресс-форм для калибрования изделий порошковой металлургии

Калибрование спеченных изделий производят для устранения коробления и повышения точности размеров и плотности . Требуемая величина рабочих ходов подвижных частей прессов и пресс-форм значительно больше, чем при холодном прессовании: рекомендуется величина хода плунжера, превышающая высоту калибруемого изделия в 4 - 6 раз. Величина давления калибровки для спеченных изделий составляет: стальных 250...300 МПа, медь и алюминий 100...200 МПа. Припуск под калибрование должен быть минимальным. 
Изменение плотности изделий при калибровании не более 3 %.

При проектировании и расчете размеров деталей пресс-форм для калибровки пористых заготовок необходимо обеспечить следующие условия:

- заготовка перед началом калибрования должна быть надежно сориентирована и зафиксирована;

- калибруемая поверхность должна оставаться в контакте с калибрующей поверхностью инструмента до окончания калибрования заготовки в целом;

- конструкция пресс-формы должна обеспечить последовательное калибрование поверхностей изделия, вначале – наружных, затем – внутренних (отверстий).

Поперечный размер калибрующей полости матрицы определяют по формуле

DМ.К.=DK−AD2−δD,									(36)

наружный - из соотношения

DН.М.К.=(2÷2,5)DM.K.								(37)

Угол заходного конуса калибрующей полости матрицы должен составлять 1-2°. Диаметр калибрующего стержня находят из зависимости

dK=dK+Ad2+σd.									(38)

При расчете остальных размеров деталей пресс-формы можно воспользоваться формулами (17) – (38).

2.5. Материалы для изготовления пресс-форм

Результаты расчета деталей пресс-форм на прочность используются для выбора материала элементов оснастки. Пресс-форма ПМ и КМ, используемая в производстве, представляет собой сложный механизм, состоящий из большого
количества деталей. В зависимости от выполняемых функций, нагружения изделий ПМ (табл. 4), серийности производства прессовок их разделяют на группы.

Таблица 3-Материалы для изготовления деталей пресс-форм, предназначенных для холодного формования порошков и допрессовки спеченных умереннонагруженных изделий в cреднесерийном производстве ПМ*

* Модуль Юнга принимают Е=220000 МПа; коэффициент Пуассона =0,33.

Таблица 4 Характеристика порошковых общемашиностроительных деталей.

3 Индивидуальное задание и порядок выполнения работы

Индивидуальное задание выбирается по порядковому номеру в списке группы, преподаватель (указывает материал металлического порошка и номер варианта). Студент, используя содержание кратких сведений из теории, данные таблиц, соблюдая последовательность изложения разделов настоящих методических указаний, выполняет проектные расчеты пресс-формы для детали типа “втулка с буртом”.

Рисунок. 7. Эскиз детали втулка с буртом

Студент чертит на миллиметровой бумаге в масштабе 1:1 эскиз порошковой детали и в масштабе 1:10...20 схему пресс-формы. Исходные данные варианта выбирает по табл. 5 (расшифровка обозначений представлена выше). Затем
проводит требуемые расчеты. Полученные результаты используются для выбора конструкции пресса (характеристика по данным табл. 1 и 2) и материалов для деталей оснастки (данные табл. 3 и справочников).
   Рекомендуется для этой же цели использовать “Программный комплекс выбора марки машиностроительной стали ”.

Таблица 5

Номер варианта и геометрические размеры детали ПМ “втулка с буртом”

Для всех вариантов индивидуальных заданий общими являются данные:
- среднесерийное производство деталей ПМ. Деталь прессуют, спекают и калибруют;
- умеренное нагружение изделий при эксплуатации - пористость П = 8...10%;
- допуски на детали: линейные размеры ± 0.25 мм и диаметры ± 0.18 мм;
- величина заходной части нижних пуансонов 10...15 мм, пресс-форма одногнездная;
- объемная усадка при спекании по линейным размерам = 2%;
- уменьшение площади поперечного сечения при спекании в процентах = 2%;
- действительные допуски пресс-формы Аст = - 0,01 мм, Ам = +0,012 мм;
- припуск положительный на калибрование линейных размеров +Пк;
- уменьшение веса изделия при спекании за счет выгорания смазок, восстановления окислов и пр.      = 3%;
- плотность компактных метериалов: железа 7,8 г/см3, меди 8,9 г/см3, алюминия 2,7 г/см3;
- удельное давление прессования Руд определенное по методу ГОСТ 25280- 82 металлических порошков при пористости П = 8%: медь (ПМС -1) 450 МПа, железо (ПЖ4М2) 1000 МПа; алюминий (АПС-1) 200 МПа;
- технологические свойства порошков железа, меди и алюминия приведены в табл. 6;

Таблица 6–Технологические свойства металлических порошков

- дополнительные данные в разделе “Краткие сведения из теории” настоящих методических указаний студент находит самостоятельно. На титульном листе указывается полное название практической работы и шифр варианта. В отчет
включают рис. 1, 3, 4, данные индивидуального и общего задания и табл. 5, 6. Расчеты ведут с точностью второго знака после запятой.