Таблица 9.1.

Физические свойства металлов.

| Порядковый номер |  |  | Название | Химический символ |  |  | Цвет |  |  |  | Плотно сть, г/см3 |  | Тпл, оС |  |  | Ткип, оС |  |  | Твердо сть, по Брине ллю, кг/мм2 |  |  | Твердо сть по шкале Мооса |  |  | Электропроводно сть (Hg=1) |  |  |  | Валентность | Распространение в земной коре, вес % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  | 11 | 12 |  |  |
| f- металлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 4 11 12 19 20 37 38 55 56 87 88 | Литий Бериллий Натрий Магний Калий Кальций Рубидий Стронций Церий Барий Франций Радий |  |  | Li Be Na Mg K Ca Rb Sr Ce Ba Fr Ra |  |  | Серо-белый Светло-серый Серебристо-белый " " " " " Золотисто-белый " " Серебристо-белый |  |  |  | 0,534 1,86 0,971 1,74 0,862 1,55 1,532 2,63 1,87 3,74 - 5 |  | 179,5 128,4 97,7 651 63,5 849 38,7 771 28,45 710 - 700 |  |  | 1340 2967 863 1107 776 1440 713 1384 680 1696 - 1140 |  |  | - 60 0,070 25 0,037 13,7 0,022 18 0,015 42,5 - - |  |  | 0,6 4 0,4 2,5 0,5 1,5 0,3 1,8 0,2 3 - - |  |  | 11 10,4 21,6 20,4 15,4 21,8 8,1 3,0 4,9 1,5 - - |  |  |  | 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 | 5,0·10-3 6,0·10-4 2,64 2,35 2,40 3,50 8,0·10-3 3,5·10-2 10·10-3 5·10-2 - 2,0·10-10 |  |  |
| р- металлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 31 32 49 50 51 81 82 83 84 | Алюминий Галлий Германий Индий Олово Сурьма Таллий Свинец Висмут Полоний |  |  |  | Al Ga Ge Jn β-Sn α-Sn Sb Tl Pb Bi Po |  |  | Серебристо-белый " # Серовато-белый Серебристо-белый -"- Серый Серебристо-белый с голубоватым оттенком Серебристо-белый Голубовато-белый Серебристо-белый с голубоватым оттенком Серебристо-белый |  | 2,702 5,907 5,35 7,31 7,295 5,846 6,62 11,85 11,34 9,84 9,5 |  |  |  | 660 29,79 958,5 156,4 231,84 231,84 630,5 304,5 327,4 271,5 254 |  |  | 2450 22-37 2700 2109 2362 2362 1380 1457 1725 1560 962 |  |  | 16-20 1,5 190 1 4,2-4,5 4,2-4,5 30 3 3,8-4,2 9 - |  |  | 2,6 1,2-1,5 6,3 1,1-1,2 1,5-1,8 1,5-1,8 3,0-3,3 1,5 1,5 2,1-2,5 - |  |  | 37,7 !,87 - 11,5 7,2 7,2 2,4 5,3 2,4 |  | 1,2,3 1,2,3 2,4 1,2,3 2,4 2,4 3,4,5 1,3 2,4 1,2,3,4,5 2,4,6 |  |  | 7,5 4,0·10-4 4,0·10-4 1,0·10-5 8,0·10-3 8,0·10-3 1,0·10-4 3,0·10-4 1,6·10-3 10·10-5 5,0·10-6 |  |
| d- металлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 57 72 73 74 75 76 77 78 79 80 89 104 |  | Скандий Титан Ванадий Хром Марганец Железо Кобальт Никель Медь Цинк Иттрий Цирконий Ниобий Молибден Технеций Рутений Родий Палладий Серебро Кадмий Лантан Гафний Тантал Вольфрам Рений Осмий Иридий Платина Золото Ртуть Актиний Курчатовий |  |  |  | Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Y Zr Nb Mo Te Ru Rh Pd Ag Cd La Hf Ta W Re Os Jr Pt Au Hg Ac Ku |  |  | Серовато-белый Серебристо-белый Светло-серый Стальной Светло-серый Серебристо-серый " " Медно-красный Серебристо-белый " " " " " " " " " " Серовато-белый Серебристо-белый " " " " " " Золотисто-желтый Серебристо-белый Серовато-белый |  |  | 2,99 4,49 5,96 7,2 α-7,44 β-7,29 γ-7,21 7,876 8,83 8,907 8,96 7,13 4,48 6,25 8,58 10,22 11,49 12,30 12,42 11,97 10,50 8,642 6,18 13,31 16,69 19,32 20,99 22,70 22,65 21,45 19,3 13,595 10,1 |  |  | 1539 1677 1710 1855 1245 1536 1492 1455 1083 419,44 1509 1855 4930 2610 2127 2450 1966 1552 960,8 320,9 920 2222 2997 3380 3170 2727 2454 1769 1063,4 -38,87 1050 |  |  | 2727 3277 3450 2642 2150 3250 3185 3075 2582 906 2927 4474 4930 4830 3727 3729 3127 2177 778 3469 5280 5425 5930 5630 4230 4130 3827 2707 356,96 3900 |  |  | - 160 264 90 - 60-77 132 85 37-42 32,7 - 107-200 210-250 120 220 139 49 25 22 - 78 200-250 70 - - 172 64 18,5 - - |  |  | - 4 6 5 5-6 4-5 5,5 5 2,5-3 2,5-2,9 - 4,5 6 5,5 6,4 6 4,8 2,5-2,7 2,0 - - 6 4,5 7,4 7 6,25 4,3 2,5 1,5 - |  |  | - 2,1 4,5 7,2 5,5 9,6 16,6 15,3 55,6 16,3 - 2,3 7,2 16,4 12,3 20,0 8,6 63,9 14,9 - 3,1 7,6 19,5 3 9,9 15,4 8,5 38,5 1 - | 3 2,3,4 2,3,4,5 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 7 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3 2 3 2,3,4 1,2,3,4,5 2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7,8 1,2,3.4,6 1,2,3,4 1,2.3 2 3 2,3,4 1,2.3,4,5 2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,8 1,2.3,4,5,6 1,2,3,4,6 1,3 2 3 |  |  |  | 6,0·10-4 0,65 2·10-2 3,3·10-2 0,1 4,7 1,0·10-3 1,8·10-2 1,0·10-2 2·10-2 5,0·10-3 2,5·10-2 3,2·10-5 1,0·10-3 5,0·10-6 1·10-5 5·10-5 1·10-5 5·10-5 6,5·10-4 4·10-4 2,4·10-5 7·10-3 1,0·10-7 5,0·10-6 1,0·106 5,0·10-5 5,0·10-7 5,0·10-6 2,3·10-15 |