## Slide 1: Семинар
Методы исследования наноструктурных материалов

## Slide 2: Основные методы определения размера и некоторых свойств частиц

## Slide 3: 1. В газовой фазе:
ионизация фотонами и электронами с последующим анализом получаемых масс-спектров на квадрупольном или время-пролетном масс-спектрометре;
атомное распыление и осуществление селекции по массам нейтральных кластеров;
электронная просвечивающая микроскопия на сетках (информация о размере и форме частиц).

## Slide 4: 3. На поверхности:
просвечивающая и сканирующая электронная микроскопия (информация о размере/форме частиц, их распределении и топологии);
дифракция электронов (информация о размере, фазе — твердая/жидкая, о структуре и длине связи);
сканирующая туннельная микроскопия (определение размера, формы частицы и внутренней структуры);
адсорбция газов (информация о площади поверхности);
фотоэлектронная спектроскопия (определение электронной структуры);
электропроводность (информация о зоне проводимости, перколяции, топологии).

## Slide 5: 3. В объеме или матрице:
Просвечивающая и сканирующая электронная микроскопия,
Электропроводность,
Дифракция.

## Slide 6: Основные методы изучения структуры наноматериалов
ПЭМ и РСА
спектры комбинационного рассеяния (рамановская спектроскопия) (например, для определения диаметра графитовых нанотрубок),
месс-бауэровская спектроскопия (для измерения, например, размера кластеров железа по интенсивности линий спектра),
измерение объема сорбированных газов (для определения эффективных диаметров открытых нанопор и наночастиц),
рентгеновская абсорбционная спектроскопия (для расчета координационных чисел из экспериментальных кривых радиального распределения атомов),
малоугловое рассеяние рентгеновских лучей и нейтронов (для оценки распределения наночастиц и нанопор по размерам)

## Slide 7: Электронная микроскопия (основной метод определения размера частиц и зерен)
С помощью луча из пучка ускоренных электронов получают изображения прямого разрешения или темнопольные изображения с компьютерной обработкой результатов измерений для массивов, содержащих обычно не менее 1000 — 2000 кристаллитов.

## Slide 9: Определяют следующие параметры:
средний диаметр этих объектов по их числу Ln :
Ln =  (Li ni) /  ni ;
средний линейный диаметр Ll :
Ll =  (Li2ni) /  (Li ni),
средний диаметр по поверхности (или диаметр эквивалентной окружности) Ls :
Ls =  (Li3ni) /  (Li2 ni),
средний диаметр по объему (или диаметр эквивалентной сферы) Lv :
Lv =  (Li4ni) /  (Li3 ni),
P.S.: n — число зерен или других объектов i-го размерного класса сферической формы.

## Slide 10
В силу особенностей методики измерений электронно-микроскопический анализ дает информацию о среднем диаметре частиц по их числу (Ln) или о среднем диаметре по поверхности (Ls),
в отличие от PCA, который дает сведения о диаметре эквивалентной сферы (Lv).
P.S.: Между этими параметрами существуют определенные соотношения: Lv > Ls > Ll > Ln.

## Slide 11
Во многих случаях распределение зерен по размерам имеет нормальный или логарифмически-нормальный характер и подчиняется известным соотношениям:
где FН (L), FЛН (L) — соответственно нормальная и логарифмически-нормальная функции распределения; ∆ а, ∆ г — среднеквадратичная соответственно арифметическая и геометрическая ошибка (отклонение); Lа, Lг - среднее соответственно арифметическое и геометрическое значение.

## Slide 12
В отличие от равномерного распределения данных в случае FН при логарифмически-нормальном распределении имеет место крутой спад в области значений L< Lr и пологое изменение при L > Lr .
Экспериментальные данные в основном соответствуют FЛН
FН
FЛН

## Slide 13
Следует иметь в виду, что с помощью ПЭМ информация о L регистрируется с гораздо меньшего участка исследуемого материала, чем в случае РСА.
Таким образом, метод РСА дает более усредненную картину.
Реально наблюдаются различные смешанные варианты FН и FЛН, а также случаи бимодального распределения, когда на графике плотности распределения кристаллитов по размерам имеется не один, а два максимума.
Изучение распределения зерен по размерам важно для уточнения характера соотношений типа свойство-параметры структуры.

## Slide 14: Таким образом, для получения достоверной информации о размерах кристаллитов и их распределения необходимо использовать как минимум два независимых метода.
бимодальное распределение

## Slide 15
В электронной микроскопии имеется несколько основных направления:
просвечивающая электронная микроскопия (ПЭМ)
электронная микроскопия высокого разрешения;
- растровая сканирующая электронная микроскопия (СЭМ).

## Slide 16: Просвечивающая электронная микроскопия
Объект, представляющий собой тонкую пленку, просвечивается пучком ускоренных электронов с энергией 50-200 кэВ в вакууме порядка 10-6.
Электроны, отклоненные атомами объекта на малые углы и прошедшие сквозь объект, попадают в систему магнитных линз, которые на экране и на фотопленке формируют светопольное изображение внутренней структуры. Достигается разрешение в 0,1 нм, что соответствует увеличению в 106 раз.

## Slide 17
Разрешение зависит от природы объекта и способа его подготовки.
Обычно исследуют пленки толщиной 0,01 мкм, для увеличения контрастности применяют углеродные реплики.
Современные ультрамикротомы позволяют делать срезы толщиной 10-100 нм.
Металлы исследуют в виде тонкой фольги.
С помощью просвечивающих микроскопов можно получать дифракционные картины, дающие информацию о кристалличности объекта.

## Slide 18: Сканирующая электронная микроскопия
Этот метод в основном применяется для изучения поверхностных частиц.
Электронные лучи сжимаются магнитными линзами в тонкий (1-10 мм) зонд, который последовательно от точки к точке перемещается по объекту, т.е. сканирует его.
При взаимодействии электронов с объектом возникает несколько видов излучений:
вторичные и отраженные электроны,
прошедшие электроны,
рентгеновское тормозное излучение,
световое излучение.

## Slide 19: Схематическое изображение процесса сканирования

## Slide 20
Любое из перечисленных излучений может регистрироваться и преобразовываться в электрические сигналы.
Полученные сигналы усиливаются и подаются на электронно-лучевую трубку.
Основное достоинство метода — высокая информативность,
а существенный недостаток — большая длительность процесса.

## Slide 21
Важный этап в развитии электронной микроскопии связан с разработкой методов компьютерной обработки изображений, позволяющей получать гистограммы по форме, ориентации и размерам.
Можно выделять детали структуры, проводить статистическую обработку, рассчитывать локальные микроконцентрации, определять параметры решеток.
Встроенные в приборы процессоры дают возможность гибко управлять микроскопами.

## Slide 22: Зондовая микроскопия
Еще один прорыв в микроскопии связан с созданием сканирующих зондов. В 1981 г. Бинниг и Рорер создали сканирующий туннельный микроскоп (СТМ, или ЗТМ), а в 1986 г. они получили Нобелевскую премию.

## Slide 23
Основная деталь таких микроскопов — зонд, который приводится в механический или туннельный контакт с поверхностью. При этом между зондом и образцом устанавливается баланс взаимодействий. Этот баланс может включать силы притяжения и отталкивания (электрические, магнитные, ван-дер-ваальсовы), процессы обмена туннелирующими электронами, фотонами.
После установления баланса начинается сканирование. Зонд движется строка за строкой над определенным участком поверхности заданной площади, которая определяется числом строк-сканов, их длиной и расстоянием между строками.
Движение осуществляется с помощью пьезоманипулятора. Изменение его размеров под влиянием приложенной разности потенциалов перемещает образец в трех направлениях.

## Slide 24
Все сканирующие зондовые микроскопы характеризуются наличием некоторого выбранного типа взаимодействия между зондом и образцом, которое используется системой обратной связи для фиксации расстояния зонд-образец при сканировании.
Для атомно-силового микроскопа (АСМ) - это силы отталкивания крайних атомов зонда и образца,
для туннельного микроскопа (ЗТМ )— экспоненциальный рост величины туннельного тока с уменьшением туннельного зазора, что позволяет достигать с помощью этих приборов субнанометрового разрешения.
Сигнал, поступая в компьютер и монитор, дает информацию о поверхности.

## Slide 26: Дифракционные методы
Рентгенография
←
Нейтронография
→

## Slide 27: Рентгенография
Взаимодействие рентгеновских лучей с кристаллами, частицами металлов, молекулами ведет к их рассеиванию. Из начального пучка лучей с длиной волны X ~ 0,5-5 Å возникают вторичные лучи с той же длиной волны, направление и интенсивность которых связаны со строением рассеивающего объекта. Интенсивность дифрагированного луча зависит также от размеров и формы объекта.

## Slide 28
Рентгенография наноструктурных материалов позволяет по уширению рентгеновских пиков достаточно надежно определить размеры зерен при величинах последних менее 100-150 нм.
Уменьшение размера зерен и увеличение микродеформаций приводят к уширению рентгеновских пиков.
Степень уширения оценивается по полуширине пика или с помощью отношения интегральной интенсивности рентгеновского пика к его высоте (интегральная ширина).

## Slide 29: Дифракционная картина LaMnO3, полученный золь-гельной технологией (сорбция) при Т= 900С.

## Slide 30
Значения размера зерен-кристаллитов и микроискажений кристаллической решетки можно рассчитать с помощью известных уравнений Шеррера и Вильсона по упрощенной формуле:
D ср =  / ( ∆1/2*cos  ),
где Dср - усредненный по объему размер кристаллитов, ∆1/2 - полуширина физического профиля рефлекса,  - длина волны излучения,  - ½ угла отражения.

## Slide 31: Наночастицы платины на углеродном носителе, размер – 4,2 нм

## Slide 32: Нейтронография
Нейтрон — частица, подходящая по своим свойствам для анализа различных материалов.
Ядерные реакторы дают тепловые нейтроны с максимальной энергией 0,06 эВ, которой соответствует волна де Бройля, соизмеримая с величинами межатомных расстояний. На этом и основан метод структурной нейтронографии.
Соизмеримость энергии тепловых нейтронов с тепловыми колебаниями атомов и групп молекул используют для анализа в нейтронной спектроскопии, а наличие магнитного момента является основой магнитной нейтронографии.

## Slide 33: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ