С анода легче переходят в раствор катионы металлов, обладающие наиболее отрицательным потенциалом. Перенапряжение же нарушает отмеченый порядок разрядки катионов на катоде. Так в связи с большим перенапряжением водорода на многих металлах можно из подкисленных растворов солей этих металлов (стоящих в ряду напряжений между алюминием, титаном и водородом) выделять на катоде и металл и водород. Например, при электролизе подкисленного раствора сернокислого цинка выход цинка составляет 90-95%. (При нейтральной или щелочной среде осаждаемый цинк будет окисляться растворенным в растворе кислородом).

Коррозия металлов и методы борьбы с ней.

Под коррозией понимают процесс разрушения металлов под химическим воздействием соприкасающейся с ним среды. Коррозию не следует путать с эрозией, при которой разрушение металла происходит под механическим воздействием внешней среды: например, разрушение труб при пропускании воды с песком. Коррозия же – это химический окислительно-восстановительный процесс, в результате коррозии металл переходит в химически связанное состояние, например, в оксиды, сульфиды, гидроксиды и т.д.

В основе процесса коррозии лежит тот факт, что состояние большинства металлов, за исключением благородных, в свободном виде является термодинамически неустойчивым. Металл стремиться возвратиться в свое устойчивое естественное состояние, т.е. превратиться в те соединения, которые встречаются в природе.

Таким образом, разрушение металлов – это закономерный, самопроизвольный процесс, и наша задача суметь воспрепятствовать ему. Здесь следует отметить, что основной вред от коррозии связан чаще всего не только с потерей самого металла, а в гораздо большей степени с разрушением металлических конструкций, имеющих, как правило, большую ценность, чем сам металл, из которого они сделаны. Поэтому в современных условиях создание научной теории процессов коррозии и разработка надежных методов борьбы с коррозией – задача исключительной важности.

Химическая коррозия.

Различают химическую и электрохимическую коррозию. Химическая коррозия – это разрушение металла окислением в окружающей среде без возникновения в системе электрического тока. Например, газовая коррозия, т.е. взаимодействие металлов с кислородом, галогенами, H2S,CO2, SO2 и др. газами. При повышении температуры скорость газовой коррозии возрастает, так как усиливается проникновение агрессивных газов через защитную плёнку. Так, железо при температуре красного каления быстро покрывается толстым слоем окалины, который, однако, не препятствует проникновению кислорода к поверхности металла, и процесс продолжается.

Многие металлы в этих условиях покрываются оксидными защитными плёнками. Например, цинк, алюминий при окислении покрываются плотной, эластичной плёнкой оксидов и в обычных условия далее не коррозируют. Газовая коррозия наблюдаются в соплах реактивных двигателей, в газовых турбинах, в топках котлов.

Химическая коррозия может иметь место и в жидкой среде, при условии, что она не производит электрического тока. Так, в полностью обезвоженной нефти, если в ней растворены агрессивные газы, например, H2S, SO2 развивается химическая коррозия.

В ходе коррозии большую роль играет контакт металла с другими металлами или вообще с твердыми телами, например, с пылинками на поверхности металла. В пыльном воздухе коррозия идёт значительно интенсивнее, чем в чистом.

Электрохимическая коррозия.

Разрушение металла в среде электролита с возникновением внутри системы электрического тока называется электрохимической коррозией. Не следует считать, что  электрохимическая коррозия наблюдается только при помещении металла в электролит. Известно, что на воздухе, в условиях нормальной влажности, поверхность металла покрыта тончайшим, не видимым даже в микроскоп слоем адсорбированной влаги. В нем растворяются агрессивные газы, всегда находящиеся в атмосфере SO2, H2S, CO2, О2 и др. При их растворении образуются H2SO3,  H2CO3, т.е. адсорбированный слой представляет собой раствор электролиза. В то же время практически любой металл содержит примеси других металлов. Поэтому в среде электролита основной металл и металл-примесь образуют большое число микрогальванических элементов, работа которых приводит к разрушению более активного металла. На практике часто встречается и такой случай, когда металлы разной активности находятся в контакте друг с другом, при этом образуется макрогальваническая пара. Коррозию в этом случае называют контактной.

Рассмотрим процесс электрохимической коррозии в случае контакта меди и цинка. Для упрощения допустим, что эта система находится в растворе кислоты, из теории электродных потенциалов, известно, что металлы в водных средах посылают в раствор свои ионы, заряжаясь при этом  отрицательно. Чем активнее металл, тем больше его ионов переходит в раствор и тем более отрицательно он заряжается. В рассматриваемом случае более активным металлом является цинк. Ионы цинка переходят в раствор, экранируя поверхность металла, а избыточные электроны заряжают цинковую пластину и находящуюся с ней в контакте медную отрицательно (Рис.1).

Рисунок 1

В этих условиях, ионы меди практически не покидают кристаллическую решетку, т.е. медь не разрушается. Ионы водорода, подходя к поверхности меди, принимают электроны и заряжаются до свободного водорода. Это вызывает дальнейшее растворение цинка, вплоть до полного его разрушения. В данной гальванической паре на поверхности цинка идет процесс окисления, т.е. цинк является анодом, на поверхности меди – процесс восстановления, т.е. медь является катодом. Эти процессы можно изобразить следующей схемой:

е          Н+

↓      ↓

Zn+2   H2

Общее уравнение протекающей реакции Zn0 + 2H+ → Zn+2 + H20↑ тождественно простому растворению цинка в кислоте. Однако в процессе коррозии окисление цинка и восстановление водорода пространственно разделены и протекают преимущественно на разных поверхностях. Это объясняется тем, что поверхность цинка экранирована ионами цинка, которые препятствуют доступу ионов водорода к поверхности металла. Водород поэтому разряжается на поверхности меди. Разделение процессов окисления и восстановления приводит к тому, что разрушение цинка в контакте с медью протекает интенсивнее, чем разрушение химически чистого цинка.

В качестве второго примера гальванокоррозии рассмотрим разрушение железа при контакте его с медью, в атмосферных условиях. (Рис.2)

Вода адсорбируясь в виде тонкой пленки на металле, хотя и в малой степени диссоциирует на ионы   H2O↔ H+ + OH-   железо, как наиболее активный металл, посылает свои ионы в раствор. Ионы железа, соединяясь с гидроксидными ионами, образуют гидроксиды.

Избыточные электроны с железной пластинки за счет контакта частично переходят на медную, на которой идет разрядка ионов водорода. Однако в этих условиях, когда концентрация водорода в плёнке электролита мала, возможен даже и более вероятен другой катодный процесс – восстановление растворенного кислорода. Схема процесса следующая:

e       H+,O2

↓    ↓

Fe2+   H2,OH-

Fe0 - 2e → Fe2+			O2 + 2H2o + 4e → 4OH-

Fe2+ + 2OH- = Fe(OH)2		2H+ + 2e → H2

Гидрат закиси железа в дальнейшем окисляется в гидрат окиси

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3

Частично обезвоженный гидрат окиси является основной составной частью ржавчин. В результате такого контакта образуются замкнутые микротоки, ускоряющие процесс разрушения железа.

Гальванический элемент может образоваться и тогда, когда имеется один металл, но к различным участкам его поверхности неодинаков доступ кислорода.

Поступление кислорода к поверхности металла особенно влияет на коррозию в атмосферных условиях и в нейтральных средах, например, в морской воде. Рассмотрим это на примере.

Поместим в стакан с пористой перегородкой раствор какой-либо соли и два металлических электрода (Рис.3) Рисунок 3

Соединим электроды через гальванометр и начнем у одного из них пропускать кислород. В цепи появится электрический ток. Направление электрического тока показывает, что электрод, у которого циркулирует кислород, является катодом. В дальнейшем можно убедиться, что этот электрод не разрушается, в то время как на другом электроде – аноде – появляются признаки коррозии. Этот опыт показывает, что в подобных условиях разрушаются те места сооружения, куда доступ кислорода затруднен, т.е. щели, отверстия и др. Если на поверхности металла образуется трещина, то коррозия начнет интенсивно развиваться внутри нее (Рис.4).

Рисунок 4

Протекающий в этом случае процесс можно выразить следующими уравнениями:

- На катодном участке			O2 + 4e + 2H2O→ 4OH-

- На анодном участке				Fe – 2e → Fe2+

Fe2+ + 2OH- → Fe(OH)2

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3

Подземная коррозия металлов.

Наиболее важными факторами подземной коррозии металлов являются следующие: содержание влаги в почве и ее pH, электропроводность почвы, воздухопроницаемость почвы и, наконец, активность металлов в контакте с почвой. Большую роль в процессах подземной коррозии металлов (нефтепроводы, газопроводы и др.) играют так называемые блуждающие токи, т.е. токи постоянных источников (трамваев, электропоездов). Те места подземных металлических сооружений, которые по отношению к рельсам являются анодом, и подвергаются очень интенсивной коррозии.

Поток электронов от источника тока через провод идет на рельсы и через рельсы рассеивается по земле. На стыках рельсов (резкий скачек сопротивления) электроны особенно мощным потоком вынуждены  идти в почву. Ток во влажной почве переносится ионами. Рельс с большей концентрацией на ней электронов является катодом по отношению подземной металлической конструкции, на нем идут процессы восстановления ионов водорода и свободного растворенного в почве кислород:

2H+ + 2e → 2H0; 2H0 = H20↑

½ O2 + H2O + 2e → 2OH-

Под действием мощного силового поля катода (рельса) металлическая конструкция (трубопровод) на определенном расстоянии от него, являющейся анодом, интенсивно посылает свои ионы во влажную почву Fe – 2e → Fe2+ .

В металлической конструкции образуется поток электронов (коррозионный ток). За счет их идут восстановительные процессы на другом участке трубопровода (катод), однотипные с катодными процессами на рельсе. (Рис.5).

Рисунок 5

Под влиянием коррозийного тока создаётся так же электростатическое поле и, по отношению к нему другой участок рельса может быть анодом и может разрушаться, посылая свои ионы в почву.

Коррозия под влиянием блуждающих токов (электрокоррозия) часто приводит к полному разрушению заложенных в землю металлических сооружений, особенно в случае нарушения целостности изоляции на отдельных участках, являющихся анодом. Переменный ток оказывает значительно более слабое влияние, чем постоянный.

Основные виды коррозии металлов.

В зависимости от форм металлических конструкций, от размеров конструкций, от условий контракта отдельных участков конструкций с кислородом и целого ряда других факторов различают несколько видов коррозии. Они показаны на Рис.6.

Рисунок 6

Неравномерный вид коррозии наблюдается в случае неоднородных сплавов, неравномерного доступа кислорода к поверхности металлов, несплошной образующейся защитной плёнки на поверхности металла и других причин.

Методы защиты от коррозии.

В обычных условиях полностью избежать коррозии практически невозможно, но применив определенные методы защиты, можно резко снизить ее. Наиболее распространенными методами защиты являются: 1) изоляция металла от агрессивной среды; 2) электрохимические методы защиты; 3) изменение свойств коррозионной среды.

1.Что бы защитить металл от коррозии, чаще всего стремятся на поверхности металла создать защитное покрытие для его изоляции от разрушающего действия окружающей среды. Покрытия производят маслеными красками, лакокрасками, эмалью, пластическими материалами. Так же защищают металлы при помощи образования оксидных плёнок или труднорастворимых солей металла.

Иногда, на первый взгляд, кажется не нормальным такой факт, что алюминий на воздухе подвергается разрушению медленнее, чем железо и цинк, хотя в ряду напряжений стоит левее их. Но, оказывается, алюминий даже под действием кислорода воздуха окисляется с поверхности, образую плотную оксидную пленку, которая предохраняет металл от дальнейшего разрушения.  Более толстая пленка получится на металле быстрее, если изделие поместить в более сильный окислитель, например, опустить в холодный раствор концентрированной HNO3.

В настоящее время детали из алюминия, в особенности предназначаемые для кораблей  и гидросамолётов, с целью получения на их поверхности более толстой оксидной пленки, подвергают анодному действию тока (см. Практическое применение электролита п.№6).

2.Электрохиические методы нанесения металлических покрытий основаны на электролизе. Металлические защитные слои в этом случае осаждаются на поверхности изделия, которое в электролизёре представляет собой катод и находится под отрицательным потенциалом.

По характеру защитного действия против коррозии различают анодные и катодные покрытия (Рис.7). К анодным относятся такие покрытия, в которых покрывающий металл обладает в данной среде более отрицательным электронным потенциалом, чем защищенный, т.е. стоит левее него в ряду напряжений, например, оцинкованное железо. К катодным относятся покрытия с противоположным соотношением в свойствах металлов, например, луженное железо или покрытое медью.

Пока слой, покрывающий основной металл, полностью изолирует его от воздействия окружающей среды, принципиального различия между этими двумя видами покрытий не возникает. При нарушении же целостности покрытия создаются совершенно различные условия. Анодное покрытие (например, цинк на железе) будет лишь само подвергаться разрушению и, разрушаясь, защищать основной металл, несмотря на нарушение целостности покрывающего слоя:                     Zn – 2e → Zn+2. Электроны от цинка будут переходить на железо, которое в данном случае выполняет роль катода, и на котором протекают восстановительные процессы:

H2O + 1e → H0 + OH-

H0 + H0 → H20↑

H2O ↔ H+ + OH-

2H+ + 2e → H20

Более выгодным процессом является восстановление кислорода. Его электродный процесс равен Е= +1,36 в. Но он лимитирован ограниченной растворимостью кислорода, поэтому идет только в том случае, когда металл в ряду напряжений стоит за водородом, а если металл стоит до водорода, то в основном выделяется водород и чуть-чуть восстанавливается кислород: 			O2 + 2H2O + 4e → 4OH-

Катодное покрытие (например, олово на железе) при нарушении целостности его перестает защищать и, создавая с основным металлом гальванический элемент, усилит своим присутствием его коррозию   Fe – 2e → Fe2+. Электроны с железа переходят на олово, на котором идут восстановительные процессы, рассмотренные выше.

Протекторная защита заключается в том, что к изделию, подвергающемуся электрохимической коррозии, подключают деталь – протектор из более активного металла, чем металлы изделия.

Протектор будет разрушаться, а изделие останется неизменным. Например, бронзовый подшипник и шейка вала гребного винта  корабля создают коррозионную пару, в которой будет разрушаться поверхность стального вала, что очень опасно (потеря винта). Если в непосредственной близости прикрепить к корпусу цинковую пластину, то она будет растворяться и держать под отрицательным потенциалом возникшую коррозионную пару, запрещая ее работу (Рис.8).

Электрозащита. Конструкция или изделие подключается к отрицательному полюсу и этим ликвидируется коррозионный процесс. Положительный полюс источника питания замыкается на земле (Рис.9).

3.Изменение свойств коррозионной среды.

Скорость коррозии можно значительно уменьшить введением ингибиторов (замедлителей) коррозии. Это вещества, которые при введении в незначительном количестве в коррозионную среду заметно снижают скорость коррозии. Их коррозионно-тормозящее действие связывают либо с окислением поверхности металла (нитриты, хроматы), либо с образованием пленки труднорастворимого соединения (фосфаты), либо с адсорбционными явлениями на поверхности металла (соли бензойной кислоты), вследствие чего повышается потенциал металла и замедляется его анодное растворение.

В процессе фосфатирования, который заключается в обработке изделий горячим раствором марганцевых, цинковых и других солей фосфорной кислоты, на поверхности изделий получается фосфатная плёнка, обладающая не только коррозионной устойчивостью, но и высокими электроизоляционными свойствами.

Алитирование – насыщение поверхности стальных и железных изделий металлическим алюминием, что сообщает им жаростойкость.

К высокотемпературным методам относится метод окунания. Он применим для нанесения покрытий из легкоплавких металлов на более тугоплавкие. Так покрывают стальные листы оловом, цинком и свинцом. Сущность метода сводится к тому, что в расплавленный металл, из которого хотят приготовить покрытие, через слой флюса, закрывающий поверхность жидкого металла, погружают стальной лист и вынимают его так же через слой флюса или масла для того, что бы поверхность сразу не окислилась (Рис.10).

Металлизация или нанесение металлических покрытий на поверхность изделия при помощи распыления расплавленного металла осуществляется путём подачи проволоки в ацетиленокислородное  пламя в дуговой или в плазменный разряд. Капли расплавленного металла направляются струей газа на поверхность изделия, и кристаллизуется на ней, давая прочное сцепление напыленного слоя. Поверхность изделия должна быть тщательно отчищена от всяких примесей.

Покрытия, наносимые эти способом, не только защищают металл от коррозии, но и упрочняют его поверхность. Этот метод используют в ремонтно – восстановительных работах, наращивая изношенный слой еталла.

Плакирование – нанесение плёнок защитного металла путем совместного проката. Метод приемлем только для листов и некоторых профилей проката (пруток, угольник и т.д.).